## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Национальная Академия Наук Украины

Институт электросварки им. Е.О. Патона

На правах рукописи

Хохлова Юлия Анатольевна

УДК: 621.791 (075.8); УДК 621.791 Л25

ДИФФУЗИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ СИСТЕМ

Специальность 05.03.06

"Сварка и родственные процессы и технологии»

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель – чл.-корр. НАН Украины, доктор технических наук, профессор Ищенко Анатолий Яковлевич

Институт электросварки им. Е.О.Патона

Национальная Академия Наук Украины

Перший примірник дисертації, ідентичний за змістом з іншими примірниками дисертації

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 38.060.02

д. т. н., проф. Л. І. Коростильов

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Список условных сокращений, обозначений, символов, единиц и терминов | 5 |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| Раздел 1. Обзор технологий неразъемного твердофазного соединения сплавов алюминия со сталью при температурах 140-250оС 1.1. Диффузионная сварка в вакууме 1.2. Сварка сдвигом 1.3. Применение металлических клеев на основе галлия 1.4. Пайка диффузионно-твердеющими припоями 1.5. Контактная сварка сопротивлением 1.6. Микросварка при микроплазменном напылении 1.7. Пайка в твердой фазе с применением давления 1.8. Комбинированные способы соединения в твердой фазе 1.9. Сварка в микроэлектронике Выводы к разделу 1 | 14 15 17 19 19 20 21 21 22 24 28 |
| Раздел 2. Адаптация и корректировка методов исследования и применяемого оборудования для разработки научно-обоснованного способа соединения сплавов алюминия со сталью при температурах 140-250оС 2.1. Оборудование для сварочного нагрева – нагрев в печи и пропусканием тока низкого напряжения 2.2. Оборудование для микроплазменного напыления. 2.3. Техника нанесения слоя-активатора 2.4. Оборудование для синхронизированного контроля температурно-временных характеристик процесса диффузионного соединения 2.5. Метод растровой электронной микроскопии и рентген - спектрального анализа 2.6. Метод трансмиссионной электронной микроскопии 2.7. Метод инструментального автоматического индентирования и сканирования индентором при сверхмалых нагрузках 2.8. Метод определения максимального усилия разрушения и прочности на сдвиг 2.9. Метод молекулярной динамики для моделирования процесса диффузии и трехмерная визуализация динамики изменения атомной решетки соединяемых материалов при различных температурах Выводы к разделу 2 | 30 30 33 35 35 37 37 38 42 44 45 |
| Раздел 3. Разработка способа соединения нержавеющей стали с алюминиевым сплавом при температурах 140-250оС 3.1. Описание особенностей конструкции и технологические требования к соединениям 3.2. Обоснование выбора материалов и промежуточных слоев и материалов блока с учетом теплофизических свойств 3.3. Разработка принципиальной схемы соединения деталей блока с применением конструкционных приемов – фрезеровка продольных пазов и конусности сопрягающихся поверхностей Выводы к разделу 3 | 46 46 47 49 53 |
| Раздел 4. Особенности физико-химических процессов при твердофазной активации соединяемых поверхностей 4.1. Моделирование параметров диффузионного процесса и фазового состава в зоне диффузии 4.1.1. Прогнозирование фазового состава диффузионной зоны по диаграммам равновесного состояния бинарных систем с галлием 4.1.2. Теоретическое моделирование параметров диффузионного процесса и ширины диффузионного слоя при реактивной диффузии галлия в алюминиевом сплаве 4.2. Исследование особенностей формирования микроструктуры, фазового состава и локальных свойств диффузионной зоны 4.2.1. Межзеренный массоперенос галлия в алюминиевом сплаве АМг5 4.2.2. Фазовый состав продуктов взаимодействия галлия с основными химическими элементами алюминиевого сплава-матрицы 4.2.3. Влияние избыточного количества галлия на структуру и свойства алюминиевых сплавов. Исследование эффекта адсорбционного пластифицирования 4.2.4. Физическое моделирование ширины диффузионной зоны в соединении АМг5 с АД1 при температурах 50°С, 140°С и 250°С. 4.2.5. Микромеханические испытания модельных образцов биметаллического диффузионного соединения | 54 56 56 61 74 74 79 96 102 108 |
| 4.2.6. Механические испытания прочности плоских и цилиндрических образцов на сдвиг Выводы к разделу 4 Раздел 5. Технологические рекомендации по сборке биметаллических теплообменных блоков капсулирования микроэлектроники | 114 116 120 |
| Выводы | 123 |
| Список использованной литературы | 127 |
| Приложения | 140 |

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ,

ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

АД, АМг5, КА-12 – марки алюминиевых сплавов;

МА 2-1 – марка магниевого сплава;

ПА – пористый алюминий;

12Х18Н9Т – марка нержавеющей стали;

ГЦК – гранецентрированная кристаллическая решетка атомов;

Е – модуль упругости Юнга;

НМ – твердость по Мейеру.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

Создание и применение космических спутников с комплексом электронной аппаратуры (рис.1) позволяет решать ряд практических и научных задач по мониторингу поверхности суши, создания карт местности и обеспечения сотовой связи и телекоммуникации.

При монтаже аппаратуры, для обеспечения защиты компонентов микроэлектроники от возможных механических и температурных повреждений используют биметаллические теплообменные блоки [1,2] (рис.2).

Рис.1. Китайский спутник связи и телевизионного вещания “SinoSat-6”.

а  б    в

Рис.2. Биметаллические теплообменные блоки (а,б) и небольшой биметаллический теплообменник для термической стабилизации линзы электронного сканирующего микроскопа (в).

Теплообменник это устройство для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Наиболее распространённые в промышленности поверхностные двухтрубные теплообменники, где передача тепла происходит через твёрдую стенку [3]. Формы теплообменников различны: цилиндрическая, коническая, плоская.

Теплообменные блоки для капсулирования микроэлектроники, конструктивно, представляют собой цилиндрические стально-алюминиевые соединения «труба в трубе» с зазором 0,1-0,15 мм (рис.3). Сердечник из нержавеющей стали 12Х18Н9Т (труба) содержит внутри компоненты микроэлектроники, а оболочка из алюминиевого сплава АМг5 системы Al-Mg-Si (фланец) обеспечивает теплоотвод. При изготовлении таких блоков требуется ограничить температурный диапазон технологических процессов до 250°С, а иногда до 140°С. Для полимерных материалов, используемых в компонентах микроэлектроники, этот диапазон температур является началом перехода в состояние пластической деформации.

Таким образом, актуальной задачей является изготовление блока при температурах, которые не приводят к повреждению микросхем и их компонентов.

а        б

Рис.3. Фрагменты блока теплообменной системы (а) и внутренний вид крепления компонентов микроэлектроники (б).

Диссертационная работа посвящена отработке оптимального способа изготовления такого блока с комбинированием диффузионного процесса соединения через напылённый микроплазменным методом слой-демпфер из порошка технического алюминия АД1, слой-активатор адгезии из жидкого галлия и нагрева двумя способами: в вакуумной печи или пропусканием тока низкого напряжения. Слой-демпфер компенсирует различие в коэффициентах температурного расширения материалов, а слой-активатор обеспечивает адгезию соединяемых поверхностей. Оба слоя металлов в последовательной комбинации соответствуют теплообменному назначению блока, т.е. не препятствуют теплоотводу.

Связь с научными программами, планами и темами

Работа выполнялась в рамках Ведомственной тематики НАН Украины №1.6.1.7. (7/1) «Разработка научных основ перспективных технологий сварки высокопрочных легких материалов с обеспечением прочности и долговечности сварных элементов конструкций аэрокосмической техники» и украинско-китайской научно-исследовательской программы по контракту №R052-2007PM322-529-3B «Исследование процесса сварки и свойств соединений в узлах из разнородных материалов».

Цель - разработка научно и экспериментально обоснованного способа низкотемпературного соединения деталей биметаллического узла для капсулирования элементов микроэлектроники.

Научные задачи:

1. Разработать научно обоснованный способ соединения деталей биметаллического узла при температурах 140-250оС с использованием теоретического и экспериментального моделирования параметров диффузионного процесса.

2. Исследовать особенности формирования микроструктуры, фазового состава и механических свойств зон соединения.

3. Разработать технологические рекомендации по применению способа низкотемпературного соединения деталей биметаллического блока для изготовления теплообменных систем. Объект исследования - реакционно-диффузионный процесс соединения стали с алюминием при 140-250оС.

Объект исследования - реактивно-диффузионный процесс соединения деталей биметаллического блока при нагреве в диапазоне 140-250оС.

Предмет исследования - особенности массопереноса химических элементов при диффузии, фазовый состав, теоретическая и физическая ширина диффузионной зоны при температурах 50°С, 140°С и 250оС, прочность на сдвиг и сопротивление микродеформации.

Методы исследования и оборудование.

Исследование микроструктуры и распределения химических элементов проводили растровым электронным микроскопом JSM-35CF «JEOL» и спектрометром INCA Energy-350 «Oxford Instruments» (РЭС).

Определение структурно-фазового состава в зоне диффузионного соединения проводили с помощью трансмисионного электронного микроскопа JEM-200-CX "JEOL" (ТЭМ).

Расчет теоретических параметров диффузии проведен методом молекулярной динамики с помощью программы MD (Molecular Dinamic) по вакансионному механизму. Исходные данные: структура и параметры кристаллической решетки, атомная масса, радиус атомов, электронный потенциал атомов.

Для визуализации температурно-временной динамики изменения кристаллической решетки металлов применяли программу моделирования атомной решетки ChemSite ver.3.01.

Для синхронизации процесса нагрева использовали два вида термоконтролирующего оборудования: термопару в контактном режиме и тепловизор в радиометрическом режиме.

Определение микромеханических свойств (ISO/FDIS 14577-1) методами непрерывного вдавливания индентора, сканированием индентором, металлографии и топографии проводили на приборе «Микрон-Гамма».

Механические испытания для определения максимального усилия разрушения и прочности на сдвиг образцов МИ-25 по ГОСТ 6996-66 проводили на сервогидравлической машине MTS 318.25 (Material Test System Corporation) ГОСТ 28840-90.

Научная новизна полученных результатов.

1. Впервые проведено определение параметров диффузии (коэффициент диффузии и энергия активации) для системы алюминий-галлий при температурах 50оС, 140оС и 250оС методом молекулярной динамики с использованием программы VMD.

2. Создана трехмерная модель динамики движения атомов галлия в кристаллической решетке алюминия и визуализация температурно-временной динамики изменения кристаллической решетки системы алюминий-галлий. Теоретической основой моделирования принято утверждение, что механизм диффузии галлия в алюминий связан с сходностью размеров атомов Ga и Al, что способствует диффузии галлия по вакансиям алюминия.

3. По диаграммам равновесного состояния впервые сделан прогноз многостадийного процесса формирования метастабильных фаз галлия с основными химическими компонентами алюминиевого сплава АМг5. В результате диффузии, в зазоре и прилегающем объеме (в сторону АМг5), образуются гомогенный слой твердого раствора и интерметаллидные фазы Al5Ga2, Ga2Mg, Ga2Zn.

Практическое значение полученных результатов.

- Практическая ценность работы определяется возможностью использования полученных результатов при изготовлении теплообменных блоков для капсулирования элементов микроэлектроники.

- Разработаны рекомендации по способу соединения нержавеющей стали (12Х18Н9Т) с алюминиевым сплавом (АМг5) при температурах эксплуатации компонентов микроэлектроники (до 250оС) с использованием барьерного слоя технического алюминия (АД1) и слоя-активатора адгезии поверхностей (галлий). Такой способ позволяет получать неразъемные соединения сложной объемной конфигурации без оплавления и деформации деталей.

- Рекомендуется для изготовления наружной части теплообменного блока (фланца) альтернативные сплаву АМг5 материалы: вспененный алюминий, силумин АК12 (Al-14% Si) и магниевый сплав МА2-1.

- Несомненной практической значимостью разработанного способа является возможность соединения всего биметаллического узла с одновременным закреплением-впаиванием элементов микроэлектроники при кратковременном нагревании деталей путем пропускания электрического тока (патент Украины на полезную модель № 69145 «Способ соединения биметаллического блока для термоизоляции элементов микроэлектроники»).

Личный вклАД1соискателя.

Основные научные результаты, изложенные в диссертации и вынесенные на защиту, получены соискателем лично. При подготовке и обработке результатов экспериментов, формулировке выводов и технологических рекомендаций, написании публикаций в соавторстве, вклАД1автора был определяющим: [4] - проведено теоретическое и экспериментальное моделирование процесса диффузии для определения коэффициентов диффузии, ширины диффузионной зоны, [4-6] - установлены оптимальные температурно-временные параметры соединения для локализации нагрева и торможения реологических свойств галлия, [4-7] - проведены исследования микроструктуры, химического и фазового состава диффузионной зоны, [7] - предложен план постановки экспериментов с оборудованием термического контроля двух видов; [8,9] - скорректирована методика индентирования при небольших нагрузках на индентор, обработаны и обобщены результаты микромеханических испытаний, [10] - запатентована авторская идея проводить соединение всего блока с использованием барьерного слоя технического алюминия, слоя- активатора адгезии поверхностей и одновременным закреплением впаивания компонентов микроэлектроники внутри стальной трубы при нагревании всего блока электрическим током.

Апробация результатов диссертации.

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 9 конференциях [11-19]: The 9th International Conference of Residual Stresses (м.Гармиш-Партенкирхен, Германия, 2012 г.); European Conference on Aluminium Alloys "Aluminium Science and Technology" (м.Бремен, Германия, 2011 г.); II Всеукраинской конференции молодых ученых «Современное Материаловедение - материалы и технологии» (г. Киев, 2011 г.); Всеукраинских научно-технических конференциях молодых ученых и специалистов «Сварка и смежные технологии» (Киев, 2009 и 2011 г.г.), Международных конференциях «Сварка и родственные процессы» (г.Николаев 2008, 2009 и 2012 г.г.); 4th International Conference «Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity» (Львов, 2009 г.) .

Публикации.

По теме диссертационной работы опубликованы 16 печатных работ в научных журналах, сборниках научных трудов и материалов конференций. Из них 6 статей в профильных изданиях, утвержденных нормативными документами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, 9 в трудах и тезисах конференций и Патент Украины на полезную модель.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа включает в себя введение, пять глав, выводы, список литературы и два приложения.

Общий объем 142 страницы, включая 74 рисунка, 12 таблиц, список использованных литературных источников из 121 наименований на 13 страницах и 3 страницы приложений.

ВЫВОДЫ

- Согласно поставленным в диссертационной работе цели и задачам, представляется оптимальным применение комбинированных способов соединения:

- диффузионного соединения через напыленный слой-демпфер и слой-активатор адгезии-диффузии при нагреве в вакуумной печи;

- диффузионного соединения через напыленный слой-демпфер и слой-активатор адгезии-диффузии при нагреве пропусканием тока низкого напряжения.

- Для определения оптимального способа инициации диффузионного процесса соединения нагревом, необходимо комплексное исследование микроструктуры и свойств соединяемых материалов, до и после их контакта с высокореактивным активатором.

- Использование синхронизированного оборудования для контроля температуры позволяет не перегревать биметаллический узел при впаивании внутренних компонентов из полимерного материала.

- В результате отработки твердофазной технологии соединения сталеалюминиевого узла при температуре 140оС были получены различные варианты сборки: по конусной поверхности и с продольными пазами. Способ рекомендуется для соединения по замкнутым, цилиндрическим и сопрягающимся поверхностям.

- Для изготовления внешней части теплообменного блока рекомендуется использовать альтернативные сплаву АМг5 материалы: пористый алюминий, силумины, магниевые сплавы.

- Анализ двойных диаграмм равновесного состояния показал, что температура перехода в жидкое состояние интерметаллидов систем Ga-Mg и Ga-Zn составляет более 285оС, а для системы Cu-Ga от 254 до 1000оС. Это позволяет сделать вывод, что использование галлия в 2-х или 3-х компонентной композиции с основными химическими элементами алюминиевого сплава (которые хорошо растворяются в галлии при температурах 140-250оС) позволит получить прочное стабильное интерметаллидное соединение деталей.

- Моделирование диффузии галлия в ГЦК-решетке алюминия позволило определить теоретические значения коэффициентов диффузии и энергии активации при разных температурах.

- Установлено, что с ростом температуры, растет активность атомов, увеличивается коэффициент диффузии, что, в свою очередь, будет влиять на скорость продвижения фронта диффузанта (галлий) в алюминий, а интенсивный рост новообразованных фаз будет проходить с формированием обширной диффузионной зоны.

- Исследование распределения химических элементов в диффузионной зоне позволило детально охарактеризовать механизм массо-переноса галлия в алюминиевой матрице при активации. Особенностью массопереноса галлия в биметаллическом соединении «нержавеющая сталь – напыленный слой АД1 – алюминиевый сплав АМг5» является то, что галлий равномерно диффундирует в сторону алюминиевого сплава АМг5 на глубину до 3 мм.

- По мере убывания по глубине концентрации диффузанта и вследствие неравенства диффузионных потоков атомов Al и Ga в приграничных областях возникают цепочки пор (эффект Френкеля).

- Диффузия галлия приводит к полигонизации структуры сплава АМг5. Изменение микроструктуры происходит в результате реактивной адсорбции металлом-матрицей (АМг5) высоко химически активного диффузанта (галлий).

- Исследование методом растровой электронной микроскопии микродифракций фрагментов слоистой, чешуйчатой и столбчатой структуры в диффузионной зоне, со стороны алюминиевого сплава АМг5 на расстоянии до 350 мкм от линии соединения, показало наличие выделений, соответствующих фазовому составу Al6CuMg4, Ga2Mg, Ga2Zn, Cu9Ga4, Ga.

- Градиентное распределение фаз поперек линии соединения АД1 с АМг5, их определенная четкая направленность вдоль диффузионной зоны с полигонизацией структуры, способствует неравномерности в распределении дислокационной плотности, а, следовательно, формированию концентраторов напряжений в соединении.

- Избыток галлия приводит к образованию метастабильных твердо-жидких фазовых выделений, распространяющихся на обширную глубину материала-матрицы.

- В отдельных случаях, вдоль проката листов АМг5, в результате диффузии галлия могут возникать трещины.

- Физическое моделирование параметров диффузионного процесса подтвердило параболическую зависимость роста диффузионного слоя от продолжительности нагрева: чем меньше время нагрева, тем уже ширина диффузионной зоны, тем меньше портится металл соединяемых деталей блока. Таким образом, показана необходимость минимизировать время температурного воздействия при активации адгезии и диффузии реологически высокоактивным диффузантом.

- Сравнение базовых механических свойств соединяемых материалов до воздействия галлия и свойств материалов в соединении, позволило сделать заключение о незначительном охрупчивании напыленного слоя и сплава АМг5.

- Типичными дефектами, снижающими механические свойства диффузионных соединений, являются твердожидкие фазовые выделения метастабильных фаз. Необходимо проводить стабилизацию их состояния дополнительным отжигом для фиксации их необратимого перехода в твердое состояние и окончательного формирования интерметаллидного диффузионного слоя.

- Повторный нагрев образов до 280оС выявил незначительное снижение механических свойств в образцах, соединяемых при 50оС. В образцах, соединение которых сформировано при 140оС и 250оС, механические свойства зоны диффузии имеют удовлетворительные микромеханические характеристики, что свидетельствует о формировании интерметаллидного соединения Al5Ga2 и других фаз.

- Прочность плоских образцов на сдвиг τ ≈ 2,94 МПа, что значительно превышает минимально необходимую по техническому заданию 0,2 МПа.

- Испытание кольцевых образцов на сдвиг показало уровень прочности, соответствующий эксплуатационным требованиям к неразъемным соединениям данного типа.

- Оптимальным методом соединения биметаллических элементов трубчатого теплообменника для капсулирования микроэлектроники при температуре до 250оС был определен комбинированный диффузионный способ с использованием слоя-демпфера, слоя-активатора и кратковременной активации диффузии нагревом до 140оС при пропускании тока низкого напряжения. При этом удается получить стабильный по механическим свойствам интерметаллидный диффузионный слой, который в процессе роста новых фаз увеличивается в объеме и плотно заполняет зазор между частями металлического узла.

- Для реализации одновременного соединения всего блока с впаиванием внутри стальной трубы компонентов микроелектроники предложено использовать для внешней оболочки микроэлектроники полимерный материал с температурой плавления 135-140оС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- China launches SinoSat-6 telecommunications satellite via Long March 3B [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nasaspaceflight.com/2010/09/china-launches-sinosat-6-telecommunications-satellite-via-long-march-3b/.

- Полезная нагрузка космического аппарата [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.оrg/wiki/Полезная_нагрузка_космического_аппарата.

- Формозов, Б. Н. Аэрокосмические фотоприемные устройства видимого и инфракрасного диапазонов: Учебное пособие. 2004 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://window. edu. ru/library/pdf2txt/809/44809/21587/page9.

- Хохлова, Ю.А. Комбинированный диффузионный способ соединения биметаллических элементов теплообменной системы [Текст] / Ю.А. Хохлова, В.Е. Федорчук, М.А. Хохлов // Автоматическая сварка. - 2012. - №1. - С.21-26.

- Хохлова, Ю. А. Особенности межзеренного массопереноса галлия в алюминиевом сплаве при твердофазной активации соединяемых поверхностей [Текст] / Ю.А. Хохлова, В.Е. Федорчук, М.А. Хохлов // Автоматическая сварка. - 2011. - №3. - С.44-47.

- Хохлова, Ю.А. Комбинированный способ соединения сталеалюминевых узлов при температуре 140оС [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А. Хохлов., А.Я. Ищенко // Вісник НУК. – 2012. - №2.- – С. 167-176.

- Ищенко, А.Я. Технологические особенности получения соединения из технического алюминия со сплавом АМг5 при активации соединяемых поверхностей расплавленным галлием [Текст] / А.Я. Ищенко, Ю.А. Хохлова, В.Е. Федорчук, М.А. Хохлов // Зб. наук. праць НУК. – 2010. - №5. – С.68-74.

- Хохлова, Ю.А. Верификация значений модуля упругости Юнга, получаемых микрозондовой системой Микрон-гамма [Текст] / Ю.А. Хохлова, И.М. Клочков, А.А. Гринюк, М.А. Хохлов // Неразрушающий контроль и техническая диагностика. - 2009. - №1. - С.30-32.

- Хохлова, Ю.А. Исследование масштабного эффекта при индентировании наноструктурных конденсатов меди [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А. Хохлов // Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity. Под ред. В.В. Панасюка. – Львов: Физико-механический институт им. Г.В. Карпенка НАН Украины. - Сборник трудов. - 2009. - С.581-585.

- Пат. 69145 UA, МПК (2012.01) В01В 1/00, В23К 1/00. Спосіб з'єднання біметалевого блока для термоізоляції елементів мікроелектроніки / М.А. Хохлов, Ю.А. Хохлова; заявники та патентовласники. - №u 2011 10712; заявл. 05.09.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.

- Khokhlova, J.A. Sub-micromechanical test of grain boundaries after intergranular reactive diffusion [Text] / J.A. Khokhlova, A.Ya. Ishchenko, M.A. Khokhlov // 9th International Conference of Residual Stresses ICRS. 7-9 october 2012. – Garmisch-Partenkirchen, Germany. - P.136.

- Хохлова, Ю.А. Исследование возможности применения активатора на основе галлия для соединения пеноалюминия с легкими сплавами [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А. Хохлов, А.Я. Ищенко // II всеукраинская научно-практическая конференция «Сварка, родственные процессы и технологии». 4-8 сентября 2012. – Николаев. – Материалы конференции. Национальный университет кораблестроения им. Адмирала Макарова. - С.86-88.

- Ishchenko, А. Low-Temperature Diffusion Joining of Dissimilar Materials Using Gallium [Text] / А. Ishchenko, Y. Khokhlova, M. Khokhlov // European Conference of Aluminium Alloys “Aluminium Science and Technology”. 5-7 October 2011. – Bremen, Germany. Programme. - p.31.

- Хохлов, М.А. Исследование особенностей формирования биметаллических диффузионных соединений через прослойку галлия [Текст] / М.А. Хохлов, Ю.А. Хохлова, А.Я. Ищенко, В.Е. Федорчук // II Всеукраинская конференция молодых ученых «Современное материаловедение – материалы и технологии» 16-18 ноября 2011. - Киев. - Сборник тезисов. Наукове видання: СММТ Институт Металлофизики им. Г.В.Курдюмова. - С.252.

- Хохлова, Ю.А. Технология изготовления биметаллических систем с применением активаторов адгезии на основе галлия [Текст] / Ю.А. Хохлова, В.Е. Федорчук, М.А. Хохлов // VI Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Сварка и родственные технологии». 25-27 мая 2011. - Киев. – Сборник тезисов. – С.65.

- Хохлова, Ю.А. Нано-масштабный эффект в диффузионных соединениях с галлием [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А. Хохлов // «Сварка и родственные процессы» Международная конференция. Сборник тезисов. Изд-во НУК. - 14-17октября 2009. - Николаев. - С.111.

- Хохлова, Ю.А. Исследование масштабного эффекта при индентировании наноструктурных конденсатов меди [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А Хохлов. // 4th International Conference "Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity. сборник тезисов. Львов-2009. С. 29.

- Хохлова, Ю.А. Оценка влияния масштабного фактора на значения микротвердости при индентировании наноструктурных фольг [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А. Хохлов, Е.В. Фесюн // «Зварювання та суміжні технології» V Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та спеціалістів. Збірка тезисів, 27-29 травня 2009, Киев. - С.166.

- Хохлова, Ю.А. Методика определения микромеханических свойств диффузионного соединения интерметаллида титана [Текст] / Ю.А. Хохлова, М.А Хохлов. // Всеукраинская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сварка и родственные процессы и технологии» 3-7сентября 2008. - Николаев. - С.63.

- Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механохимических технологий [Текст] / под ред. Е. Г. Аввакумова - Интеграционные проекты. Монография. – Изд-во СО РАН, Новосибирск: 2009. - С. 300-338.

- Щукин, Е. Д. Микросклерометрия в изучении влияния среды намеханические свойства металлов [Текст] / Е. Д. Щукин, Т. А. Михальске, Р. Е. Грин мл. и др. // Физика и химия обработки материалов. - 1998. - №3. - С. 99-104.

- Диффузионная сварка [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.autowelding.ru.

- Устинов, А. И. Получение неразъемных соединений сплавов на основе g-TiAl с использованием многослойной наноструктурной фольги Ti/Al способом диффузионной сварки в вакууме [Текст] / А. И. Устинов, Ю. В. Фальченко, А. Я. Ищенко, Г. К. Харченко и др. // Автоматическая сварка, 2009, №1. - С.10-17.

- Kvasnitsky, V. F. Vacuum Diffusion Welding of Magnetic and non-magnetic Steels [Текст] / V. F. Kvasnitsky, Yu. M. Lebedev, G. V. Ermolaev, M. V. Matvienko, A. V. Labartkava // Conference of Materials engineering committee of CSAA, 2006 (Chinese) 23-24 May, Beijing: BIAM VIC. – P. 5-7.

- Патент 2259265, Российская Федерация. Рег. № 2004109829/02. Способ диффузионной сварки / Милявский Д. К. - Опубл. 27. 08. 2005.

- Баранов И. Б. Холодная сварка пластичных металлов // Машиностроение. - 1969. - Изд. 3. – 280 с.

- Стройман, И. М. Холодная сварка металлов [Текст] / И. М. Стройман // Л. - Машиностроение. - 1985. – 224 с.

- Конструкционные клеи [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.svarka-lib.com/map/92/140.html.

- Патент 2053063, Российская Федерация. Рег. № 5054997/08. Способ пайки деталей диффузионно-твердеющими припоями / Мельников Г. С. , Лапин А. А. , Тихомирова О. И. - Опубл. 27. 01. 1996.

- Хорунов, В. Ф. Дисперсно-упроченный теплостойкий припой для низкотемпературной пайки [Текст] / В. Ф. Хорунов, О. М. Сабодаш // Автоматическая сварка. 2002. - № 12. - С. 56-57.

- Темных, В. И. Формирование композиционных структур припоев на основе галлия [Текст] / В. И. Темных, В. В. Казаков, А. Е. Митяев // Технология машиностроения. - 2006. - №9. – С. 46-50.

- А. с. № 346060. Способ изготовления галлиевых припоев / Андреева Л. И. , Маркин Г. С. , Южин А. С. - Опубл. 28. 07. 1972.

- Патент 2100164, Российская Федерация. Рег. № 96105975/02. Композиционный припой для низкотемпературной пайки / Иванов Г. П. , Худошин А. А. - Опубл. 27. 12. 1998.

- А. с. Припой для бесфлюсовой пайки / А. И. Корчагин, В. И. Темных, А. Н. Мартыненко. -№ 607685; заявл. 28. 04. 1976; опубл. 25. 05. 1978.

- А. с. Припой / О. И. Тихомирова, М. В. Пикунов, Р. И. Иринархова. -№ 332981; заявл. 05. 07. 1970; опубл. 21. 03. 1972.

- А. с. Припой для пайки узлов электровакуумных приборов / Р. Е. Ковалевский, В. М. Иполитов, Л. 3. Чулкова. № 450673; заявл. 12. 01. 1973; опубл. 25. 11. 1974.

- А. с. Вакуумноплотный диффузионно-твердеющий сплав/ А. М. Дудкина, Г. Т. Кирин, Л. Г. Лисенко. № 448105; заявл. 20. 03. 1973; опубл. 30. 10. 1974.

- А. с. Диффузионно-твердеющий припой / Е. Г. Гирин, В. Н. Кашин. № 1563078 А1; заявл. 02. 06. 1988.

- А. с. Способ изготовления галлиевых припоев / Л. И. Андреева, Г. С. Маркин, А. С. Южин. -№ 346060; заявл. 14. 12. 1970; опубл. 28. 07. 1972.

- Пат. 2100164 Российская Федерация, 6 В 23 К 35/26. Композиционный припой для низкотемпературной пайки / Г. П. Иванов, А. А. Худошин. -№ 96105975/02; заявл. 27. 03. 1996; опубл. 27. 12. 1998.

- Контактная сварка сопротивлением [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.autowelding.ru.

- Рябов, В. Р. Современные способы сварки сталеалюминиевых труб [Текст] / В. Р. Рябов, А. Я. Ищенко, А. Н. Муравейник // Автомат. сварка. – 1996. – № 2. – С. 32–42.

- Yushenko, K. Microplasma spraying [Текст] / K. Yushenko, Yu. Borisov, Yu. Pereverzev, S. G. Voynarovich et all. // Proc. of the 15th Intern. Termal Spray Conf. - France, 1998. -С. 1461-1467.

- Борисов, Ю. С. Нанесение узкополосных покрытий методом микроплазменного напыления [Текст] / Ю. С. Борисов, Ю. Н. Переверзев, С. Г. Войнарович, В. Г. Бобрик // Автомат. сварка. - 1999. - №6. - С. 53-55.

- Borisov, Y. Investigation of the microplasma spraying processes [Тext] / Y. Borisov, I. Sviridova, S. Voynarovich et all // ITSC`2002. - Essen, 2002. - С. 335-338.

- Патент 2101146, Российская Федерация. Рег. № 96119402/01. Способ пайки алюминия с жаропрочными сталями и сплавами / В. Н. Семенов. Опубл. 10. 01. 1998.

- Габ, И. И. Пайка в твердой фазе с приложением давления // Неорганическое материаловедение. Энцикл. Изд. под ред. Г. Г. Гнесина, В. В. Скорохода. – Наукова Думка. - Киев. – 2008. – т. 2. – книга 2. – С.15–23.

- Квасницкий, В. Ф. Сварка и пайка жаропрочных сплавов в судостроении [Текст] / В. Ф. Квасницкий // Научно-популярная литература - Л.: Судостроение, 1986. - 224 с.

- Пайка электросопротивлением [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.autowelding.ru/publ/professionalno_o_pajke/klassifikacija_sposobov_pajki/pajka_ehlektrosoprotivleniem/29-1-0-414.

- Конюшков Г.В. Специальные методы сварки давлением [Текст] / Г. В. Конюшков, Р. А. Мусин // Учебное пособие. Изд-во: Ай Пи Эр Медиа, 2009. - 632 с.

- Голдстейн, Дж. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ [Текст] / Дж. Голдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин и др. М.: Мир, Т. 2. - 348 с.

- Розбери, Ф. Справочник по вакуумной техники и технологии [Текст] / Ф. Розбери / М.: 1. Энергия, 1972. - 456 с.

- Булычев, С. И. / Испытание материалов непрерывным вдавливанием индентора [Текст] / С. И. Булычев, В. П. Алехин. - М.: Машиностроение, 1990. – 224 с.

- Головин, Ю. С. Новые принципы, техника и результаты исследования динамических характеристик твердых тел в микрообъемах [Текст] / Ю. С. Головин, А. И. Тюрин, В. И. Иволгин, В. В. Коренков // Журнал технической физики, 2000, том 70, вып. 5, с. 82-83.

- Oliver, W. C. An improved technique for determining hardness and Elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments [Теxt] / W. C. Oliver and G. M. Pharr // J. Mater. Res. 7 (1992) 1564-83.

- Oliver, W. C. Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology experiments [Теxt] / W. C. Oliver and G. M. Pharr // J. Mater. Res. 19 (2004), 3-20.

- Miyoshi, Kazuhisa. Surface Characterization Techniques: An Overview [Теxt] / Kazuhisa Miyoshi // National Aeronautics and Space Administration. Glenn Research Center. Cleveland, Ohio 44135. NASA/TM-2002-211497.

- Прибор для испытаний материалов на микротвердость: А. с. 373581 СССР, МКИ G01N3/42/ В. В. Запорожец, И. М. Закиев, Ю. А. Никитин (СССР). - 4816775/28; Заявл. 19. 04. 90; Опубл. 07. 02. 93, Бюл. №5. -4с.

- Хохлова, Ю.А. Верификация значений модуля упругости Юнга, получаемых микрозондовой системой Микрон-гамма [Текст] / Ю.А. Хохлова, И. М. Клочков, А. А. Гринюк, М. А. Хохлов // Неразрушающий контроль и техническая диагностика. №1. - 2009. - С.30-32.

- Касаткин, Б. С. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: Справочное пособие [Текст] / Б. С. Касаткин, А. Б. Кудрин, Л. М. Лобанов и др. // К.: Наукова думка, 1981. – 584 с.

- ГОСТ1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение. М.: Изд-во стандартов, 1985.

- Materials Test System. [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www. mts. com/downloads/100-027-556a. pdf.

- VMD [электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.ks.uiuc.edu/Research/vmd.

- Никитин, Е.Е. Уравнение Аррениуса [электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_302.html.

- Полетаев, Г. М. Вклады различных механизмов самодиффузии в ГЦК - металлах в условиях равновесия [Текст] / Г. М. Полетаев, М. Д. Старостенков // Физика твердого тела, 2010, том 52, вып. 6.

- Кирсанов, В. В. Атомные механизмы диффузии и дефекты кристаллов [Текст] / В. В.  Кирсанов // Соросовский образовательный журнал, том 7, №9, 2001.

- Энергия активации [электронный ресурс]. Режим доступа: http://bse. sci-lib. com/article126642. html.

- Орлов, А. Н. Энергии точечных дефектов в металлах [Текст] / А.Н. Орлов, Ю. В. Трушин – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 80 с.

- ChemSite. Comprehensive 3-D Molecular Visualization and Rendering Software [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chemsw.com.

- Мишин, Ю. М. Математические модели и методы определения диффузионных параметров индивидуальных границ [Текст] / Ю. М. Мишин, И. М. Разумовский. В кн. Структура и свойства внутренних поверхностей раздела в металлах. - М.: Наука. - 1988. С. 96.

- Бокштейн, С. 3. Теория и экспериментальная проверка метода раздельного определения коэффициента граничной диффузии и диффузионной ширины границ зёрен / С. 3. Бокштейн, С. Т. Кишкин, Ю. М. Мишин и др. // ДАН. - 1985. - Т. 280. - №5. - С. 1125-1128.

- Бокштейн, С. 3. Раздельное определение коэффициента граничной диффузии и диффузионной ширины границ зёрен [Текст] / С. 3. Бокштейн, С. Т. Кишкин, Ю. М. Мишин и др. // Поверхность. - 1986. - № 3. - С. 119129.

- Болберова, Е. В. Определение диффузионной проницаемости внутренних поверхностей раздела по глубине проникновения [Текст] / Е. В. Болерова, И. М. Разумовский // Заводская лаборатория. - 1989. - №1. -С. 36-39.

- Боровский, И. Б. Процессы взаимной диффузии в сплавах [Текст] / И. Б. Боровский, К. П. Гуров, И. Д. Марчукова и др. М. : Наука, 1973. - 359 с.

- Колеров, О. К. Метод определения коэффициента диффузии в твёрдых растворах [Текст] / О. К. Колесов, А. Н. Логвинов // Заводская лаборатория. - 1999. - № 12. - С. 32-33.

- Мондольфо, Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов [Текст] / Л. Ф. Мондольфо – М. Металлургия, 1979. – C. 73-75.

- Золотаревский, В. С. Структура и прочность литых алюминиевых сплавов [Текст]. - М. : Металлургия, 1981. - 192 с.

- Марочник стали и сплавов. (Интернет источник). Режим доступа: http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php АД1.

- Описание и марки полимеров - Поликарбонат [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/12.html&viewinfo=2.

- Иванова, Р. В. Химия и технология галлия [Текст] / Р. В. Иванова. - М. : Металлургия, 1973. 392 с.

- Яценко, С. П. Галлий. Взаимодействие с металлами [Текст] /С. П. Яценко // - М.: Наука, 1974. С. 220.

- Гринь, Ю. Н. Галлиды [Текст] / Ю. Н. Гринь, Р. Е. Гладышевский // Справочник. – Москва. Изд-во «Металлургия». – 1989. С.7-27.

- [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. crct. polymtl. ca/FACT/phase_diagram. php?file=Al-Ga. jpg&dir=SGTE.

- Сидоренко, С. І. Фазовий склАД1та механічні властивості квазікристалічних сплавів системи (Al – Cu – Fe)+Ga [Текст] / С. І. Сидоренко, С. М. Волошко, В. В. Холявко, Т. А. Роїк. Наук. вісті Нац. техн. ун-ту “Київ. політехн. ін-т”. 2005, №6, с. 71-75.

- Тихомирова, О. И. Влияние формы и размера частиц второго компонента на свойства галлиевых припоев [Текст] / О. И. Тихомирова, М. В. Пикунов // Порошковая металлургия. №12 (84). 1969. С. 51-56.

- Ребиндер, П. А. Поверхностные явления в твёрдых телах в процессах их деформации и разрушения [Текст] / П. А. Ребиндер, Е. Д. Щукин // УФН. -1972. -Т. 108. -№ 1. - С. 3-42.

- Лихтман, В. И. Физико-химическая механика металлов [Текст] / В. И. Лихтман, Е. Д. Щукин, П. А. Ребиндер // Адсорбционные явления в процессах деформации и разрушения металлов. Изд. АН СССР. М. 1962. 290 с.

- Дмуховская, И. Г. Феноменологическая модель охрупчивания металлов в условиях адсорбционного воздействия жидкометаллических сред [Текст] / И. Г. Дмуховская, В. В. Попович // ФХММ. - 1982. - Т. 6. - С. 5-13.

- Найдич, 10. В. Смачивание окисных материалов расплавами на основе галлия [Текст] / Ю. В. Найдич, В. С. Журавлёв, 10. Н. Чувашов. В кн. Адгезия расплавов // Киев.: Наукова думка, 1974. - С. 73-77.

- Никитин, В. И. Физико-химические явления при воздействии жидких металлов на твёрдые. - М.: Атомиздат, 1967. - 442 с.

- Криштал, М. А. Многокомпонентная диффузия в металлах [Текст] / М. А. Криштал, А. И. Волков // М. : Металлургия. - 1985. - 176 с.

- Алёшин, А. Н. Исследование диффузии по индивидуальным границам зёрен в металлах [Текст] / А. Н. Алёшин, Б. С. Бокштейн, JI. С. Швиндлерман // Поверхность. - 1982. - № 6. - С. 1-12.

- Перцов, А. В. Кинетика и механизм растекания расплавов по границам зёрен [Текст] / А. В. Перцов. В. Ю. Траскин, J1. А. Погосян // Адгезия расплавов. - Киев: Наукова думка, 1974. - С. 69-73.

- Сумм, Б. Д. Физико-химические основы смачивания и растекания [Текст] / Б. Д. Сумм, Ю. В. Горюнов. М.: Химия, 1976. - 232с.

- Занозина, 3. М. О разрушении металлов в присутствии сильно адсорбционно-активных металлических расплавов по зерну и по границам зёрен [Текст] / 3. М. Занозина, Е. Д. Щукин // Инж. -физич. Ж. - 1962. Т. 5. - № 7. - С. 86-90.

- Горюнов, Ю. В. Физико-химические закономерности распространения жидкого металла по твёрдой металлической поверхности [Текст] / Успехи химии- 1964. -Т. 33. - С.1062-1084.

- Каур, И. Диффузия по границам зёрен [Текст] / И. Каур, В. Груст // М.: Машиностроение, 1991. - 448 с.

- Гегузин, Я. Е. Диффузионная зона [Текст] / Я. Е.  Гегузин // М.: Наука, 1979. - 342 с.

- Hugo, R. С. In situ observation aluminum embrittlement by liquid gallium [Теxt] / R. C. Hugo, R. G. Hoagland // Scripta materialia. - 1998. - V. -38. - № 3. - P. 523-529.

- Hugo, R. C. Gallium penetration of aluminum: in situ ТЕМ observation at the penetration front [Теxt] / R. C. Hugo, R. G. Hoagland // Scripta materialia. -1999. -V. 41. -№ 12. -P. 1341-1346.

- Ludwig, W. In situ investigation of liquid Ga penetration in A1 bicristal grain boundaries: greain boundaru wetting or liquid metal embrittlement [Теxt] / W. Ludwig, E. Pereiro-Lopez, D. Bellet // Acta Materialia. - 2005. - V. 53. -P. 151-162.

- Сидоренко, С.І. Фазовий склАД1та механічні властивості квазікристалічних сплавів системи (Al – Cu – Fe)+Ga [Текст] / Сидоренко С. І. , Волошко С. М. , Холявко В. В. , Роїк Т. А. // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту “Київ. політехн. ін-т”. 2005, №6, с. 71-75, 3 ил. Библ. 5. Укр. ; рез. рус. , англ.

- Сидоренко, С. І. Формування внутрішніх напружень у сплаві системи (Al – Cu – Fe) + Ga під дією термомеханічної обробки [Текст] / С. І. Сидоренко , В. В. Холявко, Т. А. Роїк // Наук. вісті Нац. техн. ун-ту України “Київ. політехн. ін-т”. 2005, №5, с. 66-69. Библ. 14. Укр. ; рез. рус. , англ.

- Ludwig W. In situ investigation of liquid Ga penetration in Al bicrystal grain boundaries: grain boundary wetting or liquid metal embrittlement [Теxt] / W. Ludwig, E. Perreiro-Lopez, D. Bellet // Acta. Mater. 2005. 53, №1, с. 151-162.

- Nam Ho-Seok. Effect of material properties on liquid metal embrittlement in the Al—Ga system [Теxt] / Nam Ho-Seok, Srolovitz David J. // Acta mater. - 2009. - 57, № 5. - С. 1546-1553. - Англ.

- Владимиров, А.Б. Проникновение галлия в поликристаллический алюминий [Текст] / А. Б. Владимиров, В. Н. Кайгородов, С. М. Клоцман, В. Д. Сымбелов, И. Ш. Трахтенберг // Физ. мет. и металловед. 1975. 39, № 1, с. 94-99.

- Pereiro-Lopez, E. Discontinuous penetration of liquid Ga into grain boundaries of A1 polycrystals [Теxt] / E. Pereiro-Lopez, W. Ludwig, D. Bellet // Acta Materialia- 2004. - V. 52. - P. 321-332.

- Hugo, R. C. The kinetics of gallium penetration into aluminum grain boundaries in situ ТЕМ observation and atomistic models [Теxt] / R. C. Hugo, R. G. Hoagland // Acta Materialia- 2000. - V. 48. - P. 1949-1957.

- Лариков, Л. Н. Ориентационные изменения в бикристаллах алюминияпри диффузии галлия [Текст] / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук //Металлофизика- 1990. - Т. 12. - № 2. - С. 115-118.

- Лариков, Л. Н. Эволюция структуры и локализация деформации в условиях диффузии [Текст] / Л. Н. Лариков, В. Н. Франчук, Е. А. Максименко и др. // Металлофизика- 1991. -Т. 13. - № 7. - С. 50-57.

- Лариков, Л. Н. Индуцированная диффузией миграция границ зёрен в системе Al-Ga [Текст] / Л. Н. Лариков, В. И. Франчук, В. М. Тихонович и др. // Металлофизика- 1991. - Т. 13. - № 8. - С. 56-61.

- Лариков, Л. H. Структурные изменения при диффузионном взаимодействии [Текст] / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика- 1993. - Т. 15. - № 3. - С. 43-59.

- Владимиров, А. Б. Проникновение галлия в поликристаллический алюминий [Текст] / А. Б. Владимиров, В. Н. Китай городов, С. М. Клоцман и др. //ФММ. 1975. 39. С.94.

- Лариков, Л. Н. Структурные изменения в алюминии и его сплавах приохрупчивании жидким галлием [Текст] / Л. Н. Лариков, В. Н. Франчук, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика. 1990. - Т. 12. - № 1. - С. 115-117.

- Лариков, Л. Н. Аномалии проникновения жидкого галлия в поликристаллический алюминий [Текст] / Л. Н. Лариков, М. А. Васильев, И. Н. Макеева и др. //Металлофизика. - 1990. - Т. 12. - № 3. - С. 127-129.

- Лариков, Л. H. Индуцированная диффузией миграция границ зёрен всистеме Al-Ga [Текст] / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика. - 1991. - Т. 13. - № 8. - С. 56-61.

- Козлова, О. В. Кинетика проникновения жидкого галлия по границам зерен чистого алюминия и сплавов системы алюминий-галлий [Текст] / О. В. Козлова, А. О. Родин // Поверхность- 2005. - № 6. - С. 42-46.

- Лариков, Л. Н. Субструктурное упрочнение в алюминии и его сплавах при взаимодействии с галлием [Текст] / Л. Н. Лариков, В. И. Франчук, Е. А. Максименко // Металлофизика- 1991. -Т. 13. -№ 10. - С. 3-9.

- Зильберглейт, Б. И. Реактивная диффузия в жидких сплавах А1- Ga [Текст] / Б. И. Зильберглейт, С. П. Яценко // ЖФХ. - 1970. - Т. 44. - № 2. - С. 1303-1306.

- Половников А. Тест холодных сварок [электронный ресурс]. Режим доступа: www. autodela. ru/main/top/test/svar.

- [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.svarka-lib. com/node/298/print/64.html.