## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки,

молодежи и спорта украины

Одесская государственная академия

строительства и архитектуры

На правах рукописи

Ал-Амрей Ровад Аднан Атиа

УДК 666.972

Свойства бетонов аэродромных покрытий

для условий Ирака

Специальность 05.23.05 – строительные материалы и изделия

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Мишутин Андрей Владимирович

Одесса - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Раздел 1  Бетоны аэродромных покрытий и особенности бетонирования

в жарких и сухих условиях	8

1.1  Современные требования к бетону аэродромных покрытий	8

1.2  Особенности производства бетонных работ

в жарком и сухом климате	14

1.3 Опыт применение химических добавок при изготовлении

бетона аэродромных покрытий	19

1.4 Использование дисперсного армирования и наполнителей

для повышения специальных свойств бетонов	24

1.5  Рабочая гипотеза, цель и задачи исследования	29

Выводы по разделу 1	30

Раздел 2  Методика исследований и характеристика

используемых материалов	32

2.1 Характеристика материалов, использованных при исследованиях модифицированных бетонов и фибробетонов	32

2.2. План экспериментальных исследований и варьируемые факторы	34

2.3 Методика проведения исследований свойств

и структуры композитов	37

Выводы по разделу 2	41

Раздел 3  Исследование технологических и прочностных характеристик

бетонов и фибробетонов аэродромных покрытий	42

3.1 Влияние состава бетона и фибробетона на водопотребность,

В/Ц и Ц/В смесей равной подвижности	42

3.2 Прочность исследованных бетонов и фибробетонов

в ранние сроки твердения	47

3.3 Влияние условий твердения на прочность бетонов

и фибробетонов	56

Выводы по разделу 3	65

Раздел 4  Физико-механические свойства и структура

бетонов и фибробетонов аэродромных покрытий	67

4.1 Водонепроницаемость и морозостойкость

модифицированных бетонов и фибробетонов	67

4.2 Влияние состава бетона и фибробетона на его ударостойкость	74

4.3 Истираемость исследуемых материалов для аэродромных

покрытий	79

4.4 Трещиностойкость исследуемых бетонов и фибробетонов

для аэродромных покрытий	83

4.5 Технологическая поврежденность и усадка

исследуемых цементных композитов	87

4.6 Анализ пористости и структуры исследованных

бетонов и фибробетонов	92

Выводы по разделу 4	98

Раздел 5 Внедрение результатов исследования	100

5.1 Выбор оптимального состава фибробетона

аэродромного покрытия для сухих и жарких условий	100

5.2 Технология приготовления модифицированных

бетонов и фибробетонов для аэродромных покрытий	103

Выводы по разделу 5	108

Выводы	109

Список использованных источников	111

Приложение А	124

Приложение Б	140

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. При строительстве и реконструкции современных аэродромов необходимо учитывать увеличение взлетных масс новых поколений самолетов и постоянное повышение требований к безопасности полетов, в том числе обеспечиваемое качеством взлетно-посадочных полос. В большинстве крупных аэропортов взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки представляют собой жесткие двухслойные системы, верхний слой которых – это тонкое бетонное покрытие.

В странах Ближнего Востока, в том числе в Ираке, а также в летний период в Украине одной из существенных проблем при выполнении бетонных работ является быстрое испарение влаги, что приводит к ухудшению свойств материала. Особенно это актуально для тонких покрытий.

Выполнение полного комплекса мероприятий по уходу за бетоном в условиях значительных площадей взлетных полос не всегда представляется возможным. С целью обеспечения необходимой  структуры и соответственно свойств бетона до его обезвоживания необходимо применять комплекс мер, направленных на обеспечение гидратации цемента. Наиболее эффективными методами улучшения свойств бетона в подобных условиях является применение ускорителей твердения и пластификаторов. Для улучшения эксплуатационных характеристик материала аэродромных покрытий необходимыми показателями качества также являются износостойкость, ударостойкость и трещиностойкость. Для повышения данных свойств в состав бетона необходимо водить стойкую к коррозии полимерную фибру.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в рамках госбюджетной темы МОНМС Украины «Разработка и внедрение современных технологий при строительстве автомобильных дорог, водопропускных сооружений и аэродромов» (№ г/р 0111U001249).

Целью работы является разработка модифицированных пластификатором и ускорителем твердения мелкозернистых фибробетонов для аэродромных покрытий с улучшенными технологическими и физико-механическими характеристиками для использования в жарких и сухих условиях Ирака.

Задачи исследований:

- проанализировать влияние пластификатора, ускорителя твердения, фибры и наполнителя на технологические свойства смесей мелкозернистых бетонов для аэродромных покрытий;

- используя комплекс экспериментально-статистических моделей определить оптимальные составы бетона для производства работ в жарких и сухих условиях;

- изучить возможность управления свойствами фибробетонов для жарких и сухих условий бетонирования за счет введения мелкодисперсного наполнителя;

-  изучить влияние факторов состава и условий твердения на прочностные характеристики бетонов в возрасте 3-х, 7-ми и 28-ми суток;

- проанализировать комплекс физико-механических свойств, обеспечивающих долговечность аэродромных покрытий: истираемость, трещиностойкость, ударостойкость, морозостойкость и водонепроницаемость исследованных бетонов и фибробетонов;

- провести анализ структуры бетонов аэродромных покрытий, эксплуатируемых в сухих и жарких условиях;

- рекомендовать к использованию оптимальные составы модифицированных фибробетонов для аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких и сухих условиях, разработать технологию их изготовления и применения.

Объект исследований. Мелкозернистые фибробетоны, модифицированные пластифицирующей и ускоряющей добавками, а также наполнителем, для аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких и сухих условиях Ирака.

Предмет исследования. Влияние модификаторов, наполнителя и дисперсного армирования на механические свойства мелкозернистых бетонов, изготавливаемых в жарких и сухих условиях.

Методы исследований. Физико-механические характеристики модифицированных бетонов и фибробетонов определялись в соответствии с действующими нормативами на аттестованном оборудовании. Экспериментальные исследования выполнены по оптимальному 5-ти факторному плану. Построение нелинейных экспериментально-статистических (ЭС) моделей выполнялось с применением специализированной системы COMPEX. Применялись методики механики разрушений для анализа трещиностойкости бетона, дериватографический анализ, анализ технологической поврежденности бетона и поиск оптимальных составов модифицированных композитов по полученным ЭС-моделям.

Научная новизна полученных результатов.

- показано, что за счет совместного применения ускорителя твердения, пластификатора поликарбоксилатного типа, полипропиленовой фибры и наполнителя возможно получение бетона для аэродромных покрытий с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами для жарких и сухих условий бетонирования;

- доказана возможность управления структурой и свойствами фибробетонов для жарких и сухих условий бетонирования за счет использования модификаторов и мелкодисперсного наполнителя;

- получен комплекс экспериментально-статистических моделей, описывающий влияние факторов состава и условий твердения на свойства мелкозернистого бетона для аэродромных покрытий

Практическое значение полученных результатов.

- разработаны составы мелкозернистых фибробетонов для жарких и сухих условий бетонирования, имеющие повышенные уровни прочности, ударостойкости, трещиностойкости и морозостойкости, а также низкую истираемость;

- установлено, что введение мелкодисперсного наполнителя (молотого кварцевого песка) в состав бетона позволяет повысить ударостойкость и трещиностойкость композита  при сохранении его прочностных показателей.

- с использованием экспериментально-статистических моделей определены рациональные составы фибробетонов для верхних слоев аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких и сухих условиях;

- разработан и утвержден в Ираке Регламент по технологии приготовления модифицированных бетонов и фибробетонов для покрытий аэродромов.

Лично соискателем получены:

- экспериментальные данные о свойствах модифицированных мелкозернистых бетонов и фибробетонов для аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких и сухих условиях;

- закономерности, отображающие влияние факторов состава на свойства  бетонов и фибробетона и комплексы нелинейных пятифакторных ЭС-моделей;

- оптимальные составы модифицированных мелкозернистых фибробетонов для аэродромных покрытий, обеспечивающие многокритериальные эксплуатационные и технологические требования.

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на всеукраинской научно-технической конференции «Современные строительные материалы, конструкции и инновационные технологии возведения зданий и сооружений» (Донецк, 2010), а также на международных конференциях «Ресурсоэкономные материалы, конструкции, здания и сооружения» (Ровно, 2011), «Структурообразование, прочность и механика разрушения композиционных строительных материалов и конструкций» (Одесса, 2011).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 7 работах, из них 6 в специализированных изданиях, утвержденных ВАК Украины, 1 доклад на международной конференции.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, основной части (5 разделов), выводов, списка литературных источников и 2-х приложений. Общий объем работы 142 страницы, в том числе 26 рисунков, 8 таблиц, список литературы из 134 наименований.

Выводы

1. Разработаны составы фибробетонов для аэродромных покрытий, изготавливаемых в сухих и жарких условиях, модифицированные пластифицирующей поликарбоксилатной добавкой, ускорителем твердения и наполнителем. Разработанные составы обеспечивают повышенные требования по ударостойкости, истираемости и морозостойкости при обеспечении прочностных характеристик, в том числе в раннем возрасте.

2. Установлено, что введение наполнителя и ускорителя твердения не влияет на водопотребность смесей. Увеличение количества пластификатора снижает В/Ц смеси на 10..12%, а введение фибры незначительно увеличивает водопотребность.

3. За счет ускорителя твердения на 25-30% повышается прочность бетона при сжатии и на растяжение при изгибе в возрасте 3-х и 7-ми суток. Также на 10..12% повышается прочность на растяжение за счет дисперсного армирования.

4. Показана возможность улучшения свойств бетонов для жарких и сухих условий за счет мелкодисперсного наполнителя. Введение 6-7% наполнителя улучшает структуру бетона, за счет чего на 10-12% повышается прочность бетона на растяжение при изгибе в раннем возрасте и на 15..20% – в возрасте 28-ми суток. Наполнитель положительно влияет на ударостойкость, истираемость, трещиностойкость и морозостойкость бетона.

5. Установлено, что независимо от условий твердения наибольшее влияние на величину прочности при сжатии бетона в возрасте 28-ми суток оказывают количество цемента и пластификатора. Влияние ускорителя на прочность в возрасте 28-ми суток зависит от условий твердения. В сухих условиях за счет введения ускорителя прочность бетона повышается на 10 МПа, а при твердении во влажных условиях с 8-х по 28-е сутки на 5-7 МПа.

6. За счет дисперсного армирования в количестве 1-1.2 кг/м3 в два раза повышается износостойкость и ударостойкость бетона, на 100 циклов повышается морозостойкость и на 10...15% трещиностойкость. Ударостойкость составов с ускорителем твердения, фиброй и при использовании 6% наполнителя составляет не менее 13 Дж/см2, трещиностойкость не менее 0.54 МПа*м0.5, а истираемость не более G1 = 0.34 г/см2, что обеспечивает долговечность материала в условиях динамических и истирающих воздействий. Морозостойкость таких составов не менее 350 циклов, что обеспечивает долговечность при нагревании и охлаждении.

7. За счет применения ускорителя твердения, наполнителя и повышения количества пластификатора на 15..25% снижается технологическая поврежденность и усадка бетонов, а также на 10.12% их пористость, что свидетельствует о позитивной роли данных модификаторов при структурообразовании композитов в сухих и жарких условиях.

8. Рекомендованы составы фибробетонов для аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких и сухих условиях, обеспечивающие повышенные физико-механические характеристики. Разработан и утвержден в Ираке «Регламент по технологии приготовления модифицированных бетонов и фибробетонов для покрытий аэродромов». Изготовлено 244 м2 аэродромного покрытия в аэропорту г.Багдад из разработанного модифицированного фибробетона.

СПИСОК использованных источников

1. Airport engineering. Third edition / N. Ashford,  P.H. Wright – New York: John Wiley & Sons, 1992 – 528 p.

2. Аэродромные покрытия. Современный взгляд / [В.Л. Кульчицкий, В.Л. Макагонов, Н.Б. Васильев и др.] – М.: Физико-математическая литература, 2002. – 528 с.

3. Напряженно-деформированное состояние двухслойного покрытия с прослойкой / [В.К. Федулов, Н.И.Батрак, Е.С. Ефимова, С.А. Федулов.] – Аэропорты. Прогрессивные технологии, 2009, №2 – С.13-17.

4. Бондаренко В.С. О качестве строительства аэродромных покрытий / В.С. Бондаренко– Аэропорты. Прогрессивные технологии, 1998, №1 – С.20-22.

5. Деловой Ирак, тома III-IV. Спецвыпуск. – М.: Полпред- Справочники, 2009. – 404 с.

6. Occupying Iraq: A History of the Coalition Provisional Authority / [James Dobbins,  Seth G. Jones, Benjamin Runkle, Sidd harth Mohandas] – Santa Monica: RAND Corporation, 2009. – 364 p.

7. Дорожно-строительные материалы / [И.М. Грушко, И.В. Королёв, И.М. Борщ, Г.М. Мищенко] – М.:Транспорт, 1991 – 357 с.

8. Цементный бетон в дорожном строительстве / [С.В. Шестоперов, Ф.М. Иванов, А.В. Саталкин и др.] – М.: Дориздат, 1950. – 204 c.

9. Особенности алмазной резки цементобетонных покрытий аэродромов / [В.Ф. Герасимов, С.Л. Нерубенко, Ю.К. Семенюк и др.] – Аэропорты. Прогрессивные технологии, 2002, №3 – С.26-28.

10. Блохин В.И. Основы проектирования аэропортов / В.И. Блохин. – М.: Транспорт, 1985. – 208 с.

11. Шейнин А.М. Цементобетон для дорожных и аэродромных покрытий / А.М. Шейнин.- М.: Транспорт, 1991.- 151 с.

12. Макаева А.А. Определение основных свойств бетона для дорожных и аэродромных покрытий. Методические указания / А.А. Макаева, А.И. Кравцов.- Оренбур: Из-во оренбургского госуниверситета, 2003. – 18 с.

13. Руководство по проектированию аэродромных покрытий. М: Аэропроект, 1983. – 307 с.

14. Standard specification for Roads & Bridges / Republic of Iraq. Ministry of Housing & Construction. State Organization of Roads & Bridges. 1983 – 344 p.

15. Горецкий Л.И. Эксплуатация аэродромов - 2-е изд. / Л.И. Горецкий. - М. : Транспорт, 1986. - 280 с.

16. Сабуренкова В.А. С помощью моделей. Системное автоматизированное проектирование аэродромных покрытий / В.А. Сабуренкова – Автомобильные дороги, 2011, №11. – С.100-103.

17. Эксплуатация аэродромов. Справочник / Под ред. Л.И. Горецкого - М.: Транспорт,1990. – 287 с.

18. Петраков Б.И. Возможность усиления железобетонных плит аэродромных покрытий с помощью монолитного базальтофибробетона / Б.И.Петраков – Аэропорты. Прогрессивные технологии, 2000, №1 – С.19-20.

19. Андронов В.Д. Риск возникновения авиационного инцидента и состояние ВПП / В.Д. Андронов– Аэропорты. Прогрессивные технологии, 2012, №1 – С.7-12.

20. Шейнин А.М. Оценка качества монолитного бетона в дорожном и аэродромном строительстве при испытании кернов / А.М. Шейнин, С.В. Эккель –   Строительные материалы, 2009, №5 – С.17-20.

21. Изыскание и проектирование аэродромов: Учеб для вузов / [Г.И. Глушков, В.Ф. Бабков, В.Р. Тригонин др.] Под ред. Г. И. Глушкова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1992. – 463 с.

22. Строительство аэродромов. 3-е изд. / [Горецкий Л.И., Богуславский А.М., Cеребренников В.А., Барздо В.И.]  – М.: Транспорт, 1991. – 368 с.

23. Виноградов А.П. Долговечность и надежность покрытий аэродромов/ А.П. Виноградов // Некоторые проблемные вопросы механики инженерных сооружений и конструкций. Науч.-техн. сб. – М.: Минобороны, 1998. – С. 109-125.

- 24. Баженов Ю.М. Бетон при динамическом нагружении / Ю.М. Баженов. – М.: Стойиздат, 1970. – 272 с.

25. Апестина В.П. Шереметьево: проблемы восстановления работоспособности аэродромных покрытий / В.П. Апестина, М. В. Хохлов – Аэропорты. Прогрессивные технологии, 2000, №1 – С.13-14.

26. Методические рекомендации по строительству аэродромных покрытий из бетона марок Ри60, Ри65 с комплексной добавкой, включающей суперпластификатор НФ. – М.:СоюздорНИИ,1983 – 9 с.

27. Белинский И.А. Опыт строительства новой ВПП из высокопрочного бетона / И.А. Белинский, Н.В. Шинкарчук, Н.И. Белов – Аэропорты. Прогрессивные технологии, 1999, №3(4) – С.5-8.

# 28. Hermann F.V. Aircraft / Pavement technology: in the midst of change / Frank V. Hermann. – New York: American Society of Civil Engineers, 1997 – 385 p.

29. Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог / под ред. Г. И. Глушкова, 2-е изд. – М. : Транспорт, 1994. - 350 с.

30. Виноградов А.П. Надежность и сертификация прочности цементобетонных покрытий аэродромов / А.П. Виноградов – М.: Ирмаст, 1994. - 125 с.

31. Миронов С.А. Основы технологии бетона в условиях сухого жаркого климата / С.А.Миронов, Е.Н. Малинский. – М.: Стройиздат, 1989. – 538 с.

32. Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование. 2-е изд. – М: Стройинформ, 2008. – 382 с.

33. Заседателев И.Б. Массообмен с внешней средой при твердении бетона в воздушно-сухих условиях / И.Б. Заседателев, Е.И. Богачев. – Бетон и железобетон, 1971, №8. – С.20-22.

34. Пунагин В.Н. Бетон и бетонные работы в условиях сухого жаркого климата / В. Н. Пунагин. - Ташкент : ФАН, 1974. - 244 с.

35. Особенности процессов твердения цементосодержащих систем в условиях пониженной влажности. / [Шмитько Е.И., Крылова А.В., Верлина Н.А., Таман М.Х.] – Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2010, № 11 – С. 24-26

36. Евдокимов Н.И. Технология монолитного бетона и железобетона / Н.И. Евдокимов, А.Ф. Мацкевич, В.С. Сытник. – М.: Высшая школа, 1980. – 335 с.

37. Лыков А.В. Теория сушки / А.В. Лыков. – М.: Энергия, - 1968. – 472 с.

38. Заседателев И.Б. Тепло- и массоперенос в бетоне специальных промышленных  сооружений / И.Б. Заседателев, Е.Н. Петров-Денисов. – М.:Стройиздат, 1973. – 167 с.

39. Совалов И.Г. Бетонные  и железобетонные  работы / И.Г. Совалов, Я.Г. Могилевский, В.И. Остромогольский. – М.:Стройиздат, 1988. – 336 с.

40. Аднан А.С. Выбор организационно-технологических схем укладки бетонной смеси в климатических условиях Иордании / Аднан Абу Саль // Коммунальное хозяйство городов. №79. Харьков: ХНАГХ, 2007 – С. 178-183.

41. Малинский Е.Н. Обеспечение подвижности бетонной смеси в жаркую и сухую погоду / Е.Н. Малинский, Н.Р. Раджабов // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, 1979. – С. 58-66.

42. Дворкин Л.И. Проектирование составов бетона для условий сухого жаркого климата / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин – Технологии бетонов, 2009, №7 – С.74-77.

43. Баженов Ю.М. Технология бетонов. 3-е издание / Ю.М. Баженов. –  М.: Высшая школа, 2003. – 499 c.

44. Афанасьев Н.Ф. Добавки в бетоны и растворы / Н.Ф. Афанасьев, М.К. Целуйко. – К.: Будивэльнык, 1989. – 128 с.

45. Нгуен Тиен Хоа. Высококачественный бетон с использованием золы рисовой шелухи в условиях жаркого влажного климата Вьетнама : Дис. канд. техн. наук : 05.23.05 Москва, 2005 – 171 с.

46. Дворкін Л.Й. Бетони і будівельні розчини / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін. – К.: Основа, 2008. – 448 с.

47. Невилль А.М. Свойства бетона: Пер. с англ./ А.М. Невилль – М.: Стройиздат, 1972. – 344 с.

48. Лещицкая Т.П. Современные методы ремонта аэродромных покрытий / МАДИ-ТУ/ Т.П. Лещицкая, В.А. Попов.- М. МАДИ, 1999. – 139 с.

49. Коваль С.В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированных бетонов / С.В.Коваль. – Одесса: Астропринт, 2012. – 424 с.

50. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. – 2-е изд. / В.Г. Батраков – М.: Технопроект, 1998. – 768 с.

- 51. Добавки в бетон: Справочное пособие / [В.С. Рамачандран, Р.Ф.Фельдман, М. Коллепарди и др.] – М.: Стройиздат, 1988. – 575 с.

52. Ратинов В.Б. Добавки в бетон / В.Б. Ратинов, Т.И. Розенберг. – М. Стройиздат, 1989. – 188 с.

53. Волженский А.В. Минеральное вяжущие вещества: технология и свойства - 4-е издание / А.В. Волженский, Ю.С. Буров, В.С. Колокольников. – М.: Стройиздат, 1985. – 476 с.

54. Design of continuously reinforced concrete pavements using glass fiber reinforced polymer rebars – Georgetown, U.S. Department of Transportation, 2005 – 69 p.

- 55. Delatte N.J. Concrete pavement design, construction, and performance / Norbert J. Dellatte –  New York: Routledge, 2008 – 372 p.

56. Superplasticizers for сoncrete. Fundamental, technology and practice / [Spiratos N., Page' M., Mailvaganam N.P. et al.]. – Quebec: Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development, 2006. –  322 p.

57. Фаликман В.Р. Поликарбоксилаты: вчера, сегодня, завтра / В.Р. Фаликман  // Сборник трудов IX международной научно-практической конференции «Современные бетоны». – Запорожье: Будиндустрия, 2007. – С. 72-76.

58. Ушеров-Маршак А.Б. Добавки нового поколения / А.Б. Ушеров-Маршак // Химические и минеральные добавки в бетон. Под. ред. А.Б. Ушерова-Маршака – Харьков: Колорит, 2005. – С.45-50.

# 59. Липсмайер Г. Строительство в условиях жаркого климата / Г. Липсмайер. Пер. с англ. А.С. Брика. – М. : Стройиздат, 1984. – 192 с.

60. Толмачев С.Н. Долговечные дорожные цементные бетоны / С.Н. Толмачев, А.И. Жадан // Сборник трудов IX международной научно-практической конференции «Современные бетоны». – Запорожье: Будиндустрия, 2007. – С.109-112

61. Wei Z. Experimental study on the behavior of the rapid patching additive in cement concrete pavement / Z.Wei, Z.li // International Conference on Advances in Concrete and Structures - ICACS 2003. (Volume 2) – Xuzhou:2003 – pp. 1068-1074.

###### 62. Bäuml M.F. Rapid hardening fiber concrete for airport pavement repair / M.F. Bäuml, D. Hardegger – 10th international symposium on concrete roads. – Brussels, September, 2006 – 12 p.

63. Черкасов Г.И. Введение в технологию бетона / Г.И. Черкасов. – Иркутск, Восточно-сибирское книжное издательство, 1974. – 312 с.

64. Рекомендации по продлению срока службы искусственных покрытий жесткого типа эксплуатируемых аэродромов. – М.: Ассоциация «Аэропорт» ГА, 1997. – 23 с.

65. Баженов Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю.М. Баженов, B.C. Демьянова, В.И. Калашников – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 368 с.

66. Гідротехнічні та дорожні бетони / [Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, В.С. Дорофєєв, А.В. Мишутин]. – Одеса: Евен, 2012. – 214 с.

67. Высококачественные бетоны для дорожных и аэродромных покрытий / [Демьянова B.C., Калашников В.И., Ильина И.Е., Краснощеков А.А.]. –   Строительные материалы, 2006, №7 – С.34-35.

68. Захезин А.Е. Особенности применения современных пластифицирующих добавок в цементных композициях / А.Е. Захезин, Е.А. Гамалий, Л.Я. Крамар // Сборник докладов II Международной научно-практической конференции «Популярное бетоноведение'08». - Санкт-Петербург, 2008. – С. 28-33

69. Абид Н. Пути снижения влагопотерь самоуплотняющегося бетона в условиях сухого жаркого климата / Н. Абид // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 43 - Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2011. – С. 176-182.

70. Ксеншкевич Л.Н. Влияние микрокремнезема на прочность бетона / Л.Н. Ксеншкевич, И.В. Барабаш, А.В. Дорофеев // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 44 – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2011. – С. 157-161.

71. Руденко Н.Н. Тяжелые бетоны с высокими эксплуатационными свойствами / Н.Н. Руденко. – Днепропетровск: Арт-пресс, 1999. – 260 с.

72. Швидко Я.И.. Аэродромные покрытия с применением полимерных материалов. Ремонт и содержание / Э.Л. Швидко, Э.Л. Марьямов – М.: Транспорт, 1982. – 85 с.

73. Внуков Д.Н. Предпосылки расчета слоев усиления при воздействии многоколесных опор воздушных судов / Д.Н. Внуков, В.В. Волков, Д.Е. Барабаш // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. - Пенза: ПДЗ, 2004. - С. 50-52.

74. Барабаш Д.Е. Полимербетон на основе эпоксидированного дивинил-пипериленового сополимера для оперативного ремонта аэродромных покрытий / Д.Е. Барабаш. - Автореф. дис. канд. тех. наук 05.23.05. – Воронеж: Воронежское высшее военное авиац. инж. училище, 1997. – 18 с.

75. Формирование структуры композиционных материалов и их свойства / [Б.В. Гусев, В.И. Кондращенко, Б.П. Маслов, А.С. Файвусович] – М.: Научный мир, 2006. – 560 с.

76. Дорофеев В.С. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкций / В.С. Дорофеев, В.Н. Выровой. – Одесса: Місто майстрів, 1998. - 168 с.

77. Соломатов В.И. Интенсивная технология бетонов / В.И. Соломатов, М.К. Тахиров, Шах Мд. Тахер. – М. Стройиздат, 1989. – 264 с.

78. Каприелов С.С. Новые модифицированные бетоны в современных сооружениях/ С.С. Каприелов, Г.С. Кардумян. – Бетон и железобетон. Оборудование. Материалы. Технологии, 2011. – С.78-82.

79. Высоцкий С.А. Минеральные добавки для бетонов / С.А. Высоцкий. – Бетон и железобетон, 1994, №2. – С. 7-10.

80. Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум: Навчальний посібник / За редакцією Л.Й. Дворкіна. – Рівне, УДУВГП, 2002, – 366 с.

81. Кузнецова Т.В. Физическая химия вяжущих материалов / Т.В. Кузнецова, И.В. Кудряшов, В.В. Тимашев. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.

82. Каприелов С.С. Новые модифицированные бетоны / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Г.С. Кардумян .  – М.: Парадиз, 2010.  – 258 с.

83. Дворкин Л.И.  Строительные минеральные вяжущие материалы /  Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. – 544 с.

84. Ушеров-Маршак А.Б. Гранулированный доменный шлак / А.Б. Ушеров-Маршак // Химические и минеральные добавки в бетон. Под. ред. А.Б. Ушерова-Маршака – Харьков: Колорит, 2005. – С.84-85.

85. Теория цемента / [А.А. Пащенко, Е.А. Мясникова, В.С. Гумен и др. Под ред. А.А.Пащенко] – К.: Будівельник, 1991. – 168 с.

86. Соломатов В.И. Композиционные материалы и конструкции пониженной материалоемкости / [В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, А.В. Сиренко] – К.: Будивэльнык, 1991. – 144 с.

87. Каприелов С.С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов / С.С. Каприелов. – Бетон и железобетон, 1995, №4. – С.16-20.

88. Полиструктурная теория композиционных материалов / [Соломатов В.И., Выровой В.Н., Бобрышев А.Н. и др.] – Ташкент: Фан, 1991 – 345 с.

89. Выровой В.Н. Композиционные строительные материалы и конструкции. Структура, самоорганизация, свойства / В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, В.Г. Суханов. – Одесса: из-во «ТЕС», 2010. – 176 с.

90. Макарова С.С. Влияние наполнителей на технологическую поврежденность и формирование свойств конструкционных  бетонов / С.С. Макарова. Автореф. дис. канд. тех. наук 05.23.05. – Одесса, ОГАСА, 1993, - 17 с.

- 91. Hollinger A. Advanced Concrete Technology. Constituent material / A. Hollinger, J. Newman, B. S. Choo, Edited by John Newman. – London: Butterworth-Heinemann, 2003 – 1920 p.

92. Выровой В.Н. Бетон в условиях ударных воздействий / В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, С.Б. Фиц. – Одесса: Внешрекламсервис, 2004. – 270 с.

93. Аспекты формирования высокопрочных и долговечных цементных связок в технологии бетонов / В.В. Бабков, И.Ш. Каримов, П.Г. Комохов // Известия ВУЗов. Строительство. – 1996, №4. – С.41-48.

94. Оськин К.В. Долговечность бетонов в ограждающих конструкциях при совместном действии влаги и знакопеременных температур / К.В.Оськин – Автореф. дис.канд.тех.наук 05.23.05. – Саранск, Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева, 2007. – 23 с.

95. Якобсон М.Я. Дорожный бетон с использованием отсевов дробления изверженных горных пород для строительства покрытий автомобильных дорог / М.Я. Якобсон – Дис. канд. техн. наук: 05.23.11. Москва, 2000. – 258 с.

96. Козлов Л.Н. Современные методы ремонта и профилактической защиты искусственных покрытий аэродромов и автомобильных дорог / Л.Н. Козлов, Р. Альте-Тайгелер, А.П. Виноградов – М.: 1997. - 21 с.

97. Ферронская А.В. Высококачественный мелкозернистый бетон для дорожных покрытий / А.В. Ферронская, С.Б. Кожиев – Строительные материалы, 2005, № 4. – С. 58-59.

98. Добшиц Л.M. Морозостойкость бетонов на цементах с различными наполнителями / Л.M. Добшиц, В.И. Соломатов. – Бюллетень строительной техники. 2000, № 4. – С.14-16.

99.  Woof M. Airport Paving - Paving Runways / M. Woof - World Highways / Routes du Monde, Volume 21, Issue 6, 2012, – pp. 29-37.

100. Материалы, армированные волокном. НИИЖБ –М.: Стройиздат,       1982. – 180 с.

101. Рабинович Ф.Н. Дисперсно-армированные бетоны. – М., Стройиздат, 1989. – 176 с.

102. Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно-армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции — М.: Издательство АСВ, 2004. — 560 с.

103. Mobasher B. Mechanics of fiber and textile reinforced cement composite / Barzin Mobasher. –  New York: CRC Press, 2011 – 452 p.

104. Рабинович Ф.Н. Эффективность применения полимерных фибр для дисперсного армирования бетона / Ф.Н. Рабинович, С.М. Баев. – Промышленное и гражданское строительство – 2009, №9. – С.38-41

105. Markovic I. High-performance hybrid-fibre concrete: development and utilisation / Ivan Marković. – Delft: IOS Press, 2006 – 212 p.

106. Большаков В.И. Дисперсно-армированные покрытия строительных конструкций и технологического оборудования / В.И. Большаков, В.Н. Деревянко. – Днепропетровск: Gaudeamus, 2001 – 231 с.

107. Grondziel M. Restoration of Concrete Floors with Steel-Fiber Concrete for Aircraft at Frankfurt Airport - West Germany / M. Grondziel // International Conference on Recent Developments in Fiber Reinforced Cements and Concrete, London/ UK, September 1989. - pp. 610-619.

108. Civil Engineering Practice: Structures / [P.N. Cheremisinoff, N.P. Cheremisinoff, S.L. Cheng, C.W. Bert]. –  CRC Press, 1987. – 814 p.

109. Johnston C.D. Fiber-Reinforced Cements and Concretes / Colin Deane Johnston. – Amsterdam:   Taylor & Francis, 2001 – 364 p.

- 110. Papagiannakis A.T. Pavement Design and Materials / A.T. Papagiannakis, E.A. Masad. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2008 – 784 p.

111. Ола А.Д. Пути обеспечения трещиностойкости бетона в климатических условиях Египта / Абдуль Рахман Ола Автореф. дис. канд. тех. наук 05.23.05. – Санкт-Петербург, ПГУПС, 1995. – 18 с.

112. Проектирование, строительство, механизация и эксплуатация аэропортов // Труды Киев. ин-та инж. граж. авиации. – К., КНИГА, 1989. – 136 с.

113. Мишутин А.В. Повышение долговечности бетонов морских железобетонных плавучих и стационарных сооружений / А.В.Мишутин, Н.В.Мишутин. – Одесса: Эвен, 2011. – 292 с.

114. Гапоненко Е.А. Фибробетоны повышенной морозостойкости, водонепроницаемости и стойкости к динамическим воздействиям / Е.А. Гапоненко, А.В. Мишутин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 29 - Одеса, 2008, – С. 64-70

115. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-ое изд. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

116. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков. – К.: Вища школа, 1989. – 327 с.

117. Дорофеев В.С. Повышение долговечности конструкций тонкостенных гидротехнических и транспортных сооружений / В.С. Дорофеев, А.В. Мишутин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 46 - Одеса: Зовнішрекламсервіс , 2012. - С. 118-122.

118. Таблицы планов эксперимента. Для факторных и полиномиальных моделей. Справочное издание / [В.З. Бродский, Л.И. Бродский, Т.И. Голикова и др. Под ред. В.В. Налимова]. –  М.: Металлургия, 1982. – 753 с.

119. Использование Compex-99 при моделировании параметров кривых пластической прочности цементно-полимерных композиций с фиброй Куралон / Вознесенский В.А.,  Довгань П.М.,  Ляшенко Т.В. и др. // Наук. вiсник буд-ва: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – Вип.8. – Харкiв, 1999.-С.21-28.

120. Бутт Ю.M. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.M. Бутт, В.В. Тимашев. – М.: Высшая школа, 1973. – 504 с.

121. Зубехин А.П. Физико-химические методы исследования тугоплавких неметаллических и силикатных материалов / А. П. Зубехин. - СПб: Синтез, 1995. – 190 с.

122. Горшков В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ / В.С. Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. – М.: Высшая школа, 1981. – 335 с.

- 123. Компьютерное материаловедение строительных композиционных материалов / [Ю.М. Баженов, В.А. Воробьев, А.В. Ильюхин, В.К. Кивран, В.П. Попов] . – М: Из-во Российской инженерной академии, 2006. – 256 с.

124. Ляшенко Т.В. Концепция полей свойств – методическая основа извлечения информации из ЭС-моделей в компьютерном материаловедении / Т.В. Ляшенко // Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 12. – Одеса: Мiсто майстрiв, 2003. – С. 171-179.

125. Атиа Аль Амрей Ровад Бетон аэродромных покрытий в условиях жаркого климата Ирака / Атиа Аль Амрей Ровад, А.В. Мишутин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 37 - Одеса: Зовнішрекламсервіс 2010. – С. 22-27.

126. Атиа Аль Амрей Ровад Фибробетоны для аэродромных покрытий, изготавливаемых в жарких условиях / Атиа Аль Амрей Ровад, А.В. Мишутин // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Випуск 2010-5(85). Том ІІ. – Макіївка: ДонНАБА, 2010 – С.327-333.

127. Мишутин А.В. Влияние начальных условий твердения на механические характеристики фибробетонов аэродромных покрытий /А.В. Мишутин, Атиа Аль Амрей Ровад // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск  40 – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2010. – С. 209-215.

128. Зайцев Ю.В. Механика разрушений для строителей: учебное пособие / Ю.В. Зайцев, Г.Э. Окольникова, В.В. Доркин. – М: МГОУ, 2007. – 215 с.

129. Гузеев Е.А.Механика разрушения бетона: вопросы теории и практики / Е.А. Гузеев, С.Н. Леонович, К.А. Пирадов – Брест: Брестский политехнический институт, 1999. – 216 с.

130. Солодкий С.Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах / С.Й. Солодкий. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 144 с.

131. Мишутин А.В. Бетоны и фибробетоны для аэродромных покрытий, изготавливаемых в условиях жаркого климата /А.В. Мишутин, Атиа Аль Амрей Ровад // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 39, частина 2. - Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2010 – С.98-104

132. Атиа Аль Амрей Ровад Повышение качества бетонов аэродромных покрытий для условий сухого и жаркого климата / Атиа Аль Амрей Ровад, А.В. Мишутин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 22. – Ровно, 2011. – С. 15-21.

133. Мишутин А.В. Трещиностойкость модифицированных бетонов и фибробетонов эродромных покрытий для жарких и сухих условий /А.В. Мишутин, Атиа Аль Амрей Ровад // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 43 – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012. – С. 205-210.

134. Атиа Аль Амрей Ровад. Модифицированные бетоны и фибробетоны для покрытий аэродромов/ Атиа Аль Амрей Ровад, А.В. Мишутин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск 48, частина 1. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012. – С. 24-30.