## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

АЛЬ-РАММАХИ Наджах Наджм Абед

УДК 666.972:519.24

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ БЕТОНЫ

С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ

ДЛЯ УСЛОВИЙ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА

05.23.05 - Строительные материалы и изделия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук,

профессор

КОВАЛЬ Сергей Владимирович

Одесса -2013

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5

Раздел 1. САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН  В СУХОМ ЖАРКОМ

КЛИМАТЕ

1.1.     Традиционны и высокопрочный самоуплотняющийся бетон……..8

1.2.     Климатические особенности твердения бетона …………………..16

1.3.     Виды усадки бетона…………………………………………………20

1.4.    Внешний уход за бетоном…………………………………………...27

1.5.    Внутренний уход…………………………………………………......31

1.5.1. Водонасыщенные пористые агенты…...……………………………32

1.5.2. Другие типы агентов-компенсаторов усадки……………………....37

Выводы по разделу 3………………………………………….……..39

Раздел 2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ

2.1.     Традиционные материалы…………………………………………...42

2.1.1.  Цемент………………………………………………………………...42

2.1.2.  Химические добавки…………………………………………………43

2.1.3.  Наполнители-активные минеральные добавки…………………….46

2.1.4.  Заполнители…………………………………………………………..48

2.2.     Материалы для внутреннего  ухода…………………………………50

2.3.     Аппаратура для исследований свойств растворов и бетонов……..57

2.3.1.  Измерение усадки…………………………………………………….57

2.4.     Испытания физико-механических и других характеристик......…..61

2.5.     Определение качества самоуплотняющейся бетонной смеси…….65

2.6.      Методические особенности исследования………………………...68

2.7.      Представление экспериментальной программы………………….73

Выводы по разделу 2…….………………………………………….75

Раздел 3. ВЛИЯНИЕ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ ДОБАВОК

НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ БЕТОНОВ

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ И ОБЫЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРАХ

3.1.   Задачи и программа тестирования LWA…………………………….76

3.2.   Анализ кинетики гидратации  цементных растворов

с пористыми агентами…….…………………………………………..79

3.3.    Усадка раствора……………………………………………………….83

3.3.1. Усадка раствора в закрытых условиях………………………………83

3.3.2. Усадка раствора в открытых условиях………………………………87

3.4.     Влагопотери растворов………………………………………………90

3.4.1. Нормальная температура……………………………………………..90

3.4.2. Повышенная температура…………………………………………….92

3.5.     Прочность раствора…………………………………………………..94

3.6.     Энергия разрушения………………………………………………….97

3.7.     Вязкость растворов с водонасыщенными

пористыми  агентами LWA...............................................................100

Выводы………………………………………………………………103

Раздел 4. ПОИСК СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ

САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ  БЕТОНА

4.1.    Методические особенности исследования………………………...105

4.2.    Моделирование и анализ влияния параметров состава

на свойства бетонной смеси и бетона……………………………...114

4.2.1. Диаметр и время расплыва бетонной смеси………………………114

4.2.2. Однородность………………………………………………………..118

4.2.3.  Воздухововлечение………………………………………………...119

4.2.4. Прочность затвердевшего бетона………………………………….120

4.3.     Поиск оптимального состава самоуплотняющегося бетона…….122

4.4.    Влияние агентов LWA на параметры самоуплотнения

бетонных смесей…………………………………………………....127

4.4.1. Водосодержание и «сохранность» бетонной смеси

во времени………………………………………………………….129

4.4.2.  Показатель воздухосодержания и сегрегации

бетонной смеси…………………………………………………….130

4.4.3. Время расплыва и истечения бетонной

смеси (V-funnel-Test)………………………………………………132

4.4.4.  Показатель самонивелирования (L-box-Test)……………………133

4.5.    Компьютерное моделирование распределения влаги

от поверхности LWA……………………………............................135

4.6.    Свойства бетонной смеси и бетона с пориствм агентом..……….144

4.6.1. Бетонная смесь……………………………………………………...144

4.6.2. Затвердевший бетон………………………………………………..146

Выводы по разделу 4………………………………………………151

Раздел 5    АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1.   Характеристики бетонов с добавкой из местного сырья………...153

5.2.   Перспектива бетонов HSSCC в Ираке……………………………...155

Выводы по разделу 5 ……………………………………………...158

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ…………………………………………………159

Литература………………………………………………………….161

Приложение А. Статистические оценки ЭС-моделей…………...178

Приложение Б. Алгоритм поиска состава бетона на основе

ЭСМ и метода Монте-Карло……………………..181

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Развитие технологии на протяжении последних лет привело к практическому использованию высококачественных бетонов HPC (High Performance Concrete) с низким водоцементным отношением. К группе таких бетонов относятся т.н. высокопрочные самоуплотняющиеся бетоны (High strengh Self-Compacting Concrete, HSSCC). Высокая прочность и низкая проницаемость позволяет использовать  бетоны  HSSCC в  конструкциях, для которых ключевой вопрос – обеспечение долговечности. Однако в условиях сухого жаркого климата твердение таких бетонов может сопровождаться водопотерями и развитием усадочных деформаций, что снижает эксплуатационные характеристики строительных конструкций. Это требует поиска эффективных технологических приемов, обеспечивающих получение материалов заданного качества и долговечности.

Необходимость  применения бетонов типа HSSCC обоснована  в условиях  Ирака  реализацией  масштабных инфраструктурных проектов,  внедрением новых технологий и материалов, мировых стандартов изготовления  изделий и конструкций. Для  разработки составов многокомпонентных бетонов новых поколений целесообразно использовать перспективные для Ирака методы компьютерного материаловедения.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с  научно-исследовательской тематикой кафедры процессов и аппаратов в технологии строительных материалов ОГАСА «Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов, составов, структур и свойств многокомпонентных строительных материалов»  (№ гос. рег. 0111U001248).

Цель работы – разработка самоуплотняющегося высокопрочного бетона с пониженной усадкой в условиях сухого жаркого климата за счет использования водонасыщенных пористых агентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

–провести теоретический анализ путей снижения усадочных деформаций высокопрочного самоуплотняющегося бетона;

–определить инструментальное и методическое обеспечение многофакторного эксперимента для оптимизации составов высокопрочного бетона из самоуплотняющихся смесей;

–провести сравнительный анализ влияния водонасыщенных пористых агентов на усадку, реологические и механические свойства цементной матрицы бетона;

–спроектировать составы высокопрочного самоуплотняющегося бетона с пониженной усадкой;

–оценить перспективы получения бетонов HSSCC с пониженной усадкой в условиях Ирака.

Объект исследований – тяжелый бетон,  модифицированный  химическими и минеральными добавками, а также водонасыщенными пористыми агентами, способствующими снижению деформаций усадки.

Предмет исследований – количественные зависимости, описывающие влияние факторов состава на свойства смеси и затвердевшего бетона.

Методы исследований. Физико-механические испытания смесей и  бетонов согласно европейским нормам ЕN 206-1 и рекомендациям еврокомиссии  по  самоуплотняющимся бетонам (EFRAKC).  Методы вискозиметрии и калориметрии при оценке свойств растворов. Компьютерное моделирование и оптимизация при поиске  многокомпонентного состава бетона.

Научная новизна работы состоит в экспериментальном обосновании методов внутреннего ухода за самоуплотняющимся высокопрочным бетоном в условиях сухого и жаркого климата. Научными результатами являются:

–экспериментальная информация о влиянии водонасыщенных пористых агентов, и том чиле на основе региональных сырьевых материалов, на деформативные, реологические и физико-механические свойства цементных растворов как матрицы бетонов, с учетом температуры твердения;

–совершенствование технологии поиска высокопрочного самоуплотняющегося бетона на основе использования методов компьютерного материаловедения (модель распространения влаги, экспериментально-статистическое моделирование, метод Монте-Карло);

–состав комплексной добавки, который включает стабилизатор для обеспечения однородности распределения пористых компонентов в смеси.

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке  составов бетонов прочностью 60-75 МПа из самоуполотняющихся бетонных смесей, характеризуемых пониженной усадкой за счет введения водонасыщенных агентов, в том числе  – пористого материала «porcelinite», используемого в Ираке при производстве легких бетонов.

Личный вклад соискателя  заключается в:

–исследовании особенностей состава и свойств бетона SCC и HSSCC, в том числе с учетом климатических условий Ирака [23, 140];

– сравнении влияния агентов компенсаторов усадки   [145, 154-156];

–разработке зависимостей «состав-свойства» для  HSSCC [173,174].

Апробация диссертационной работы. Результаты представлены на международных  конференциях и семинарах по изучению процессов структурообразованию строительных композитов (Одесса, 2010-12), современным бетонам (Запорожье, 2012), процессам уплотнения (Харьков, 20011-12), энергосберегающим технологиям в строительстве (Бяла Подляска, Польша, 2012).

Публикации. Основные положения работы изложены в 8 публикациях, в том числе  6 - в  сборниках научных работ и 2 – в докладах на международных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная  работа изложена на 152 страницах печатного текста основной части, которая состоит из введения, 5 разделов и выводов. Полный объем диссертации составляет 186 страниц и включает 31 таблицу и 87 рисунков, список использованных источников из 188 наименований на 15 страницах; имеет два приложения на 12 страницах

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Теоретически и экспериментально обоснована возможность получения высокопрочных бетонов из самоуплотняющихся смесей с пониженной усадкой,  твердеющих в условиях сухого жаркого климата, за счет  введение в их состав водонасыщенных пористых агентов LWA, отдающих абсорбированную воду в цементную матрицу в начальный период твердения.

2. В качестве пористых агентов LWA исследовались пористые материалы  – керамзит, вулканическая пемза, перлит, и впервые - применяемый  в Ираке материал для получения легких бетонов  («porcelinite»).  Оценка качества бетонной смеси велась по специальным методикам, рекомендованным европейской комиссией по самоуплотняющемуся бетону (EFRAKC).

3. Использование водонасыщенных  агентов LWA позволило, по сравнению с контрольным составом, снизить аутогенную и общую усадку на 20%, увеличить полноту гидратации цемента, повысить на 10-15 % сопротивляемость бетонов изгибающим загрузкам и энергию разрушения материала как в нормальных температурно-влажностных условиях, так и при повышенной температуре без значительных изменений во влагопотерях.

4. Самоуплотняющиеся  бетоны являются сложными рецептурными системами, поэтому для поиска  составов таких бетонов целесообразно использовать методы компьютерного моделирование.  На основе экспериментально-статистических моделей и метода Монте-Карло разработаны составы высокопрочных бетонов (fcm=60 МПа) из самоуплотняющихся  смесей классов SF2/VS2/SR2/VF2/ PA2 (согласно классификации EFRAKC) при управлении параметрами дисперсной матрицы (содержание наполнителя, суперпластификатора, В/Ц)  и зернового каркаса  (содержание песка и мелкой фракций щебня в смеси крупного заполнителя).

5. С использованием компьютерной модели  распространения влаги в бетоне подобрано оптимальное соотношение фракций керамзитового песка, который использован в качестве водонасыщенного агента LWA. Для повышения стойкости к сегрегации бетонных смесей совместно с LWA введена стабилизирующая добавка в виде карбометилцеллюлозы. Введение водонасыщенного агента LWA  взамен 20 %  (по объему) плотного песка при выборе рационального вида и количества цемента обеспечило получение самоуплотняющихся бетонных смесей классов SF2/VS2/SR2/VF2/PA2 и бетона класса С60 с  усадкой ниже, чем у такого же бетона без LWA.

6. Приведенная в работе информация представляет  собой  научно-методические рекомендации по разработке самоуплотняющихся бетонов с улучшенными деформативными характеристиками в условиях нормальных и повышенных температур. Эти  рекомендации реализованы при проектировании состава HSSCC с заданными параметрами удобоукладываемости, однородности, воздухововлечения и прочности, в том числе при использовании в качестве агента LWA  сырьевого материала «porcelinite».

Литература

1. Concrete Structures in the 21st Century: Proc. of the  fib Congress. –Osaca: PCEA JCI, 2002.

2. Aïtcin P.C. High- Performance Concrete. E & FN SPON, 1998. –591 p.

3. Nawy E.G. Fundamentals of  Performance Concrete. 2thEd., P.E.C, 2001.

4. Okamura H. Self-Compacting Concrete / H. Okamura, M. Ouchi // J.C.I., Journal of Advanced Concrete Technology, 2003. –Vol. 1. –No 1. –5-15 p.

5. Szwabowski J.
 Technologia betonu samozagę- szczalnego /J.  Szwabowski,  J. 
Gołaszewski. Polski Cement, 2010. –160 s.

6. Domone P.L. Self-compacting concrete: An analysis of 11 years of case studies. Cem. & Concr. Comp. V.28 (2006). –Р.197-208

7. Jolicoeuer C. The Chemistry of Superplasticizers: Concepts, Characterization and Functional Properties: Proc. Conf., Canada, 1990. –Р.13-25.

8. Mosquet M. Domieszki nowej generacji / M. Mosquet, C. Canevet, L. Guise  // Polski cement: spec. numer «Domeszki do betonu», 2003. –S. 21-23.

9. Yamada K. Effects of the chemical structure on the properties of polycarboxylatetype superplasticizer. Cem. and Concr. Res., 2000, 30: –Р.197-207.

10. Ohta A.  Fluidizing Mechanism and Application of  Polycarboxylate-Based Superplasticizers / A. Ohta, T. Sugiyama, Y. Tanaka // Fifth CANMET/ACI Int. Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Italy, 1998. –V.1. –P. 246-260.

11. Khayat K. Effect of viscosity –modifying admixture – superplasticizer combination on flow properties of SCC equivalent mortar /K.  Khayat, A. Gheral  //Proc. 3rd Int. RILEM Symp.on SCC, Reykjavik, 2003.

12. Larbi J.A. The chemistry of the pole fluid of silica fumeblended cement systems/ J.A. Larbi, J.M.  Bijen  //Cem. Concr. Res.-1990.-V20-№4. –pp.506-516.

13.  Кöning R. Mikrosilica /R. Кöning, J. Wagner. //Woermann, 2000.-178 s.

14. Billberg P. Fine mortar rheology in mix design of SCC. // 1st Int. RILEM Symp. on SCC, Stockholm, 1999, RILEM Publ. S.A.R.L. –P.47-58.

15. The European Guidelines for Self Compacting Concrete, EFNARC, Specification, Production and Use, 2005.

16. Specification and Guidelines for self-compacting concrete, EFNARC, 2002.

17. Ozawa K. Evaluation of self-compactibility of fresh concrete using the funnel test / K. Ozawa, N. Sakata, H. Okamura//Concr. Libr. J. 25,1995. – s.59-75.

18. Emborg M. Rheology Test for Self Compacting Concrete // RILEM Symp. on Self-compacting Concrete, Sttockholm, 1999.

19. Okamura H. Mix Design for Self-Compacting Concrete./ H. Okamura, K. Ozawa  // Concrete Library of JSCE", No.25,  1995.

20. Serdan T. Optimization of SCC thanks to Packing model /  T. Serdan, F. de Larrard // 1st Int. RILEM Symp. On SCC, Stockholm, 1999. –P.333-334

21. Petersson O. Invtstigation on bloking of SCC with different maximum aggregate  size and use of viscosity agent instead of filler. / O. Petersson, P. Bilberg.  1st Int. RILEM Symp. On SCC, Stockholm:RILEM Publ.S.A.R.L,1999.

22. Ludwig H. M.: Self-Compacting Concrete - Principles and Practice./H.M.  Ludwig , F. Weise,  W Hemrich, N. Ehrlich:  BFT, No. 6/2001.

23. Коваль С.В. Самоуплотняющийся бетон: области применения, тестирование и особенности состава / C.В. Коваль, Н. Абид, М. Ситарски  //Строительные материалы и изделия, 2012. –№4. –С.2-5.

24. Collepardi M. Recent development in self-compacting concrete in Europe / 1st International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete //RILEM Publications SARL, 2005. –P.217 – 227.

25. Barragán B. Design of High Strength Self-Compacting Concrete for tunnel linings /B. Barragán, R. Gettu, X. Pintado, M. Bravo  // Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties,  2006, Part 5. –P.485-491.

26.  Xie Y.1. Optimum mix parameters of High-Strength Self-Compacting Concrete with Ultrapulverized Fly Ash /Y.1  Xie,  B. Liu, J. Yin, S. Zhou// Cement and Concrete,  2002. –№3. –P.477-470.

27. Raheem J.O. The Influence of Volume Ratio and Size of Coarse Aggregate on the Properties of Self-compacting Concrete// MSc. Thesis, Dep. Of Civil Engineering, College of Engineering, Al-Mustansiriya University, 2005.

28. Al-Jabri L.A. The Influence of Mineral Admixtures and Steel Fibers on the Fresh and Hardened Properties of SCC // MSc. Thesis, Dep. Of Civil Engineering, College of Engineering, Al-Mustansiriya University, 2005. –P.135.

29. El-Ariss B. Mix Design of Self-compacting Concrete // U.A.E. University, 2002. –P.95.

30. Al-Hadithi R. Durability of High Performance Concrete Incorporation High Reactivity Metakaolin and Rice Husk Ash// MSC. University of Technology, 2003. –P.33-37.

31.  Hadhrati H. Mechanical  Properties of  Self-Compacting  High Perfor- mance Structural Lightweight Aggregate Concrete// MSc. Thesis, Submitted to the Department  of  Building  and  Construction   Engineering,    University    of  Technology,  2006.

32. AL-Shammari M. Shear Strength of Self-Compacting  Concrete Beams without  Web Reinforcement //MSc. Thesis,  Submitted  to  the  Department  of  Building   and  Construction  Engineering,  University of Technology, 2007.

33. Al-Kafajy M. Influence   of  Filler  Type    on   Workability     and   Mechanical  Properties of Self-Compacting Concrete// MSc. Thesis, Submitted to the Department of Civil Engineering,  College of Engineering,  Al-Mustansiriya     University, 2005.

34. Salman  L. The  Effect  of  Internal and  External  Salts  on  Properties of  SCC // MSc. Thesis, Submitted to the Department of  Civil Engineering,  College  of Engineering,  Al-Mustansiriya University, 2007.

35. Al-Shariify A. Mechanical Properties of Ultra High Performance Self-Compacting Concrete Highly Active Pozzolans // MSc. Thesis, Submitted to the Department  of  Building  and  Construction   Engineering,    University    of  Technology,  2007.

36. Shakir A.  A Data Base for Self-Compacting Concrete in Iraq /. A. Shakir, F.A. Mays // Eng. & Tech. Journal., 2009.–Vol.27. -No.6.–P.1201-1210.

37. Бужевич Г.А. Испарение воды из бетона //Тр.НИИЖБ. –М., 1957. –Вып.1. –С. 14-30.

39. Миронов С.А. Основы технологии бетона в условиях сухого жарко- го климата /С.А. Миронов, Е.Н. Малинский. –М.:Стройиздат, 1989.–144 с.

40. Пунагин В.Н. Бетон и бетонные работы в условиях сухого жаркого климата. –Ташкент. 1974. –С.244.

42. Руководство по производству бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. –М.: НИИЖБ, 1977. –С.80.

43. Дмитриев A.C. Образование усадочных трещин в железобетонных конструкциях в условиях жаркого климата / А.С.Дмитриев, Е.С. Темкин // Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата. М.: НИИЖБ, Госстрой СССР, 1979. –С.32-36.

44. Миронов С.А. Твердение бетона в условиях сухого жаркого климата. / С.А. Миронов, Е.Н. Малинский, Р.С. Абрамова //Бетон и железобетон, 1971. –№ 8. –C.5-9.

45. Заседателев И.Б. Тепло- и массоперенос в бетоне специальных сооружений. / И.Б. Заседателев, Е.Н. Петров-Денисов. –М., Стройиздат, 1973. – 167 с.

46. Авад Эль-Карим Хассан Мохаммед. Разработка ресурсосберега- ющих технологий бетонирования монолитных конструкций в условиях сухого жаркого климата. Автореф. дисс…канд. техн. наук. 05.23.05, Владимир, 1993. –248 с.

47. Бабков В.В. Физико-механические аспекты оптимизации структуры цементных бетонов. Автореф. дисс…докт. техн. наук, Уфа, 1990. –510 с.

48. Баженов Ю.М. Критерий оценки поведения бетона в жарком сухом климате. //Бетон и железобетон, 1971. –№ 8. –C. 9-11.

49. Заседателев И.Б. Особенности негативных факторов сухого жаркого климата и пути нейтрализации их при бетонировании монолитных конструкций. //Строительство и архитектура Узбекистана, 1977. –№ 1. –C.12-16.

50. Малинский E.H. Исследование пластической усадки бетона в условиях сухого жаркого климата. //Строительство и архитектура Узбекистана, 1975. –№5. –C.17-21.

51. Мощанский, Н.А. Плотность и стойкость бетонов. –М.: Госстрой- издат, 1951. –175 с.

52. Лыков  А.В. Теория сушки. –М.: Энергия, 1968. –470 с.

53. Заседателев И.Б.  Массообмен с внешней средой при твердении бетона в воздушно-сухих условиях / И.Б. Заседателев, Е.И. Богачев  //Бетон и железобетон, 1971. –№8. –С. 20-22.

54. Щерба В. В. Технология бетонирования конструкций монолитных зданий с предохранением бетона от обезвоживания применением пленко- образующих материалов: Дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08: –М., 2005. –119 c.

55. Nagamatsu S. Shrinkage and stress caused by drying of concrete. /S. Nagamatsu, Y. Kawakami //Rev. Gen. Meet. Techn., Tokyo, 1977. –P.151-153.

56. Выровой В.Н. Механизм усадки твердеющих и затвердевших композиционных строительных материалов. // Технологическая механика бетона: Сб. науч. тр. –Рига: РПИ, 1985. –С.22-27.

57.  Kisitani Koiti. The mechanism of drying and compression of building materials. / Kisitani Koiti, Baba Akio. Cem. and Concr. –1975. –№346. –P.30-40.

58.  Невилль А.М. Свойства бетона: Пер. с англ. –М.: Стройиздат, 1972. –344 с.

59. Комохов П.Г. О влиянии структуры молекулы воды на развитие усадочных деформаций цементного камня и бетона //Сб.тр. ЛИИЖТ, 1976. №398. –С.103-113.

60. Берг О.Я.  Высокопрочный бетон. /О.Я. Берг, Е.Н. Щербаков, Г.Н. Писанко. –М.: Стройиздат, 1971. –208 с

61. Красильников К.Г.  Физико-химия процессов расширения цементов/ К.Г.  Красильников, Л.В.  Никитина, Н.Н. Скоблинская  //Сб. тр. VI Международного конгресса по химии цемента. Т.III. –М.: 1976. –C.60-69.

62. Шейкин А.Е. Структура и свойства цементных бетонов / А.Е. Шейкин, Ю.В. Чеховский, М.И. Бруссер. –М.: Стройиздат, 1979. –344 с.

63. Щербаков Е.Н. О прогнозе величин деформаций ползучести и усадки тяжелого бетона в стадии проектирования конструкций. //Сб. тр. ЦНИИС. –М.: Транспорт, 1969. –Вып.70. –С.20-54.

64. Beaudoin J.J. Meniscus Effects and Fracture in Portland Cement Paste. //J. Mater. Sci. Lett., 1986. –№11. ––Р.1107-1108.

65.  Hansen W. Drying Shrinkage Mechanisms in Portland Cement Paste. //J. Amer. Ceram. Soc.,1987. –№5. –Р.323-328.

66. Komlos K. Uber das Kapillarschwinden von Zementleimen, Morteln und Betonen./К. Komlos,  L. Brull  //TIZ-Fachber.,1986. –№11. –Р.750-755.

67. Asuo Y. Influence of Loss of Water on Drying Shrinkage and Creep of Concrete / Y. Asuo, M. Makoto, H. Shinji.  //Rev. 37nd Gen. Meet. Cem. Assoc. Jap. Techn. Sess., Tokyo, 1983, –Tokyo. –1983. –Р.206-207.

68. Domagała L. Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą // Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-B/2008. –S. 21–40.

69. Мещерин В. Высокопрочные и сверхпрочные бетоны: технологии производства и сферы применения/Стройпрофиль №8 (70) wwwstroy-press.ru

70. Holt E.E. Early  age autogenous shrinkage of concrete   // Espoo 2001. Technical Research Centre of Finland, VTT Publications 446. –184 р.

71. New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications 3  LLP – Erasmus: 9203-0574/IP/Košice 03/REN. –201 p.

72. Gangé   R.  Development       of  a  New Experimental Technique for the Study of the Autogenous Shrinkage of Cement Paste / R. Gangé,  I. Aouad, J. Shen,   C. Poulin.   Materials and Structures., 1999. –Vol. 32. –P.635-642.

73. Le    Chatelier,    H.   Sur   les   changements      de   volume     qui   accompagnent   le durcissement       des   ciments.   Bulletin     de   la  Société    d’Encouragement   pour l’industrie Nationale, 5eme série, tome 5, 1900.

74. Powers T.C. Properties  of   Fresh   Concrete,  John  Wiley  and   Sons,   Inc., 1968. .–664 p.

75. Boivin S. Experimental Assessment of Chemical   Shrinkage   of   Hydrating   Cement    Paste,  Autogenous     Shrinkage     of Concrete / S. Boivin, P. Acker, S. Rigaud, B. Clavaud. E & FN Spon, London, 1999. –P.81-92.

76. Brooks J.J.  Effect of Admixtures on the Setting Times of High-Strength Concrete / J.J. Brooks, M.A. Megat Johari,  M. Mazloom, Cement & Concrete Composites, Vol. 22, 2000. –P.293-301.

78. Geiker M. Chemical Shrinkage of Portland Cement Pastes/ M. Geiker,  T. Knudsen.  Cement and Concrete Research, 1982. –Vol. 12. –P.603–610.

79. Hedlund H. Stresses in  High  Performance  Concrete  Due to  Temperature   and Moisture     Variations    at  Early   Ages,   Licentiate    Thesis,   Luleå   University    of Technology, Luleå, Sweden, 1996. –240 p.

80. Justnes   H.   Total   and External Chemical Shrinkage of Low W/C Ratio Cement Pastes / H. Justnes,   Van   Gemert   A.,  F.  Verboven,  E.J.  Sellevold.   Advances in Cement Research, Vol. 8, No. 31, July 1996. –P. 121-126.

81. Kosmatka   S.  Design   and   Control   of      Concrete   Mixtures / S. Kosmatka,  W. Panarese, Portland Cement Association, Skokie, 1988. –205 p.

82. Paulini  P.  Reaction    Mechanisms      of  Concrete     Admixtures,    Cement      and Concrete Research, 1990. –Vol. 20. –P. 910-918.

83. Powers  T.C.,  Absorption     of  Water    by  Portland    Cement    Paste   during   the Hardening   Process,  Industrial   and   Engineering    Chemistry. –Vol. 2 . –No.7, 1935.

84. Whitman  F.H.  On   the   Action   of  Capillary  Pressure   in  Fresh   Concrete, Cement and Concrete Research, Pergamon Press, V.6, 1976.–P.49-56.

85. Ковлер К.  Как сделать хороший бетон еще лучше?/ К. Ковлер, О.М. Йенсен, В. Фаликман // Технологии бетонов №1/2005.

86. Kovler K. General concept and terminology /К.  Kovler,  О.М. Jansen.  Internal Curing of concrete,  RILEM,  June 2007.

87. Dale P. Internal Curing: A 2010 State-of-the-Art Review / Р. Dale, W. Bentz.  National Inst. of Standards and Technology; 2011.

88. Campbell R.H. Core and Cylinder Strengths of Natural and Lightweight Concrete / R.H. Campbell, R.E. Tobin. ACIJ, 1967. –64. –P. 190-195.

89.  Bentz  D. Water Movement during Internal Curing: Direct Observation using X-ray Microtomography/ D. Bentz, P. Halleck, A. Grader,  J. Roberts.   Concrete International 28 (10) (2006).

90. Trtik P. Release of Internal Curing Water from Lightweight Aggregates in Cement Paste Investigated by Neutron and X-ray Tomography/ P. Trtik, B. Muench, W. Weiss, A. Kaestner, I. Jerjen, L. Josic   // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. –Vol. 651, 21, 2011.

91. Bentz, D.P. Internal Curing of High Performance Blended Cement Mortars, ACI Materials Journal. –Vol. 104 (2007).

92. Internal Curing Using Expanded Shale, Clay and Slate Lightweight Aggregate» 2006.

93. Кучеренко А.А. Технология легких бетонов на модифицированных заполнителях. Автореф. дисс…докт. техн. наук. 05.23.05. –Одеса:ОДАБА, 2011. –32 с.

94.  Зайченко Н.М. Внутренний уход и аутогенная усадка высокопрочных бетонов / Н.М. Зайченко,  С.В. Лахтина  // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2011. – Вип.21. —С.246-244.

95. Mechtcherine V. Polimery superabsorpcyjne jako nowe domieszki do betonu, ZBI – Zakłady Betonowe International – 2,  2012.

96. Piechówka M. Właściwości reologiczne zaczynów cementowych z dodatkiem polimerowego superabsorbera (SAP) do wewnętrznej pielęgnacji betonu,  Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska z.109, 2006.

97. Harrison T. Introducing controlled permeability formwork. Increase concrete durability in the cover zone, Publication # C910198 Aberdeen's  Concrete Construction 36(2):198-200, 1991.

98. Rickaю J.  Swelling of ionic gels: quantitative performance of the Donnan theory / J. Ricka & T. Tanaka (1984), Macromolecules, 17, 2916-2921.

99. Tanaka T. et al (1980), Phase transitions in ionic gels, Phys. Rev. Lett., 45, –Р.1636-1639.

100. Koendersvan E.A.B. Viscoelastic Behavior of Concrete Containing Super Absorbent Polymers / E.A.B. Koendersvan, der Ham  H.W.M., van Breugel K.  // On-line Journals Search ResultsConcrete Technology Today, –Vol 23, No. 1, PCA, Skokie, IL, 2002March 1, 2011, –Vol:278. –P.1-12.

101. Pourоavadia А. Improving the performance of cement-based composites containing superabsorbent polymers by utilization of nano-SiO2 particles / A Pourоavadia, S.M. Seyed Mahmoud Fakoorpoora, A. Khaloob, P. Hosseinib // Materials &  Design, ,  2012. –Vol. 42. –P. 94–101.

102. Ronbing B. Synthesis and evaluation of shrinkage-reducing admixture for cementitious materials /B. Ronbing, S Jian//Cem.Conc. Res., 35 (2005). –P. 445-448.

103. Engstrand J. Shrinkage reducing admixture for cementitious composition, Con. Химреагент J. 4 (1997) 149-151.

104. Bentz D.P.  Shrinkage reducing admixtures and early age desiccation in cement pastes and mortars / D.P. Bent, M.R. Geiker, K.K. Hansen/  Cem. Бетон Res., 31 (2001). –P.1075-1085.

105. Folliard K.J. Properties of high-performance concrete containing shrinkage-reducing admixture / K.J. Folliard, N.S. Berke. Cem. Res., 27,1997. –P. 1357-1364.

106. Berke N.S. New developments in shrinkage-reducing admixtures / N.S. Berke,  M.P. Dallaire, M.C. Hicks, A. Kerkar.   Fifth CANMET/ACI conference on superplasticizers and other chemical admixtures, Rome,1997. –P.973-1000.

107. Brooks J.J. The influence of chemical admixtures on restrained drying shrinkage of concrete / J.J. Brooks, X. Jiang // CANMET/ACI conf. on superplasticizers and other chemical admixtures in concrete, Rome (1997). –Р.249-266.

108. Gettu R. On the long term response of concrete with a shrinkage reducing admixture, in Admixtures – Enhancing Concrete Performance Proceedings of the International Conference held at the University of Dundee / R. Gettu, J. Roncero, Scotland, UK (2005). –Р.209-216.

109. Sugiyama T. Shrinkage Reduction Type of Advanced Superplasticizer / T. Sugiyama, A. Ohta, Y. Tanaka.   ACI 179 (1998). –Р.189-200.

110. PN-EN 197-1 Cement: Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

111. Aprobata techniczna IBDiM  Nr AT/2004-04-1714 Cement specjalny do obiektów mostowych Cement CEM I 42,5 N-HSR/NA „Kujawy”.

112.   Katalog firmy CHRYSO®Fluid.

113.  Informacja techniczna „ ISOLA BAUCHEMIE”, Salzkotten

114. MBT Degussa Construction Chemical Glenium 51. 06/97 MBT-ME Revised 06/2002

115. Bonen D., Sarcar Shodeep L. The superplasticizer adsorbtion capasity of cement pastes, pore solution composition, аnd parameters affecting flow loss./ . D. Bonen, L. Sarcar Shodeep: Cem. аnd Concr. Res., 1995. –Vol.25.–Р.1423-1434.

116. PN-EN 450-1: 2007(2006).; Popiół  lotny do betonu. Część 1: Deinicje, specyikacje i kryteria zgodności.

117. Ściubidlo A. Zagospodarowanie popiołów lotnych z polskich elektrowni i elektrociepłowni poprzez modyfikację popiołów w materiały mezoporowate / A. Ściubidlo, W. Nowak, I. Majchrzak-Kucęba //Międz. konf. EUROCOALASH, Warszawa: EKOTECH Sp.z.o.o., 2008. –S.163-179.

118. Дворкин Л.И. Метакаолин в строительных растворах и бетонах / Л. И. Дворкин, Н. В. Лушникова, Р. Ф. Рунова, В. В. Троян: Монография —Київ Видавництво КНУБіА, 2007. –216 с.

119. Al-Dhaher B.A.A. Useof Local Porcelinite for Production  of  Lightweight  Concrete  Units,  M.Sc. Thesis, University   of   Specification   for      Lightweight Technology, Baghdad, 2001, –P. 113.

120. Al-Ani M. K. M. Corrosion  of  Steel  Reinforcement  in  Structural High       Performance        Lightweight  Concrete,     M.Sc.   Thesis,   University of Technology, 2002, –P. 104.

121. Kaiss F. Behavior of Short Reinforced Porcelinite Concrete Columns Under Concentric Loads Eng. & Tech./ F. Kaiss, A.S. Sarsam Ihsan, S. Al-Shaarbaf  Mustafa.   Journal. –Vol.27. –No.6, 2009.

122.  Al-Jabboory W. M. Mining Geology of the  Porcelinite Deposits in      Wadi Al-Jandali-Western Desert // M.Sc.Thesis, Univ. of Baghdad, 1999, P. 100.

123.  Weber  S. A New Generation of High Performance Concrete: Concrete with Autogenous Curing / S. Weber, H.W. Reinhardt  // Advanced Cement Based Materials Volume 6, Issue 2,  August 1997.

124.  Lura, P., Autogenous deformation and internal curing of concrete // Ph.D. thesis, Delft University of Technology, Delft (2003).

125. Lura P. Materials and methods for internal curing /P. Lura, O.M. Jensen  // Internal Curing of concrete RILEM, June 2007.

126. Łagosz A. Keramzyt podstawowe właściwości i zastosowanie; Budownictwo, Technologie, Architektura styczeń/marzec 2003.

127.  http://www.perlite.it/en/what_s_Perlite.asp

128. PN-EN 1097-6:2000  «Badania mechanicznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości».

129. Jensen O. M. A dilatometer for measuring autogenous deformation in hardening portland cement paste / O.M. Jensen, P.F. Hansen  // Materials and Structures, 28, 1995.

130. Małolepszy J. Technologia betonu - metody badań / J. Małolepszy, J. Deja., W. Brylicki, M. Gawlicki.  Wydawnictwo AGH, Kraków 2000.

131.  www.conregsystem.com

132.  Śliwiński J. Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 1999.

133. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков . –К.:Высш.шк.,1989. –328 с.

134. Вознесенский В.А. ЭВМ и оптимизация композиционных материалов /В.А.Вознесенский, Т.В.Ляшенко, Я.П.Иванов, Н.И.Николов. –К.: Будiвельник, 1989. –240 с.

135. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. 2-ое изд. –М.: Финансы и статистика, 1981. –263 с.

136. Вознесенский В.А. Методические рекомендации по применению экспериментально-статистических моделей для анализа и оптимизации состава, технологии и свойств композиционных материалов на основе щелочных вяжущих систем /В.А. Вознесенский, Т.В.Ляшенко, П.В.Кривенко и др. // ОГАСА, НИИВМ им. В.Д.Глуховского. –К.: 1996. –106 с.

137. Вознесенский В.А. Современные методы оптимизации композиционных материалов /Под ред. В.А.Вознесенского.–К.:Будiвельник,1983.–144 с.

138. Коваль С.В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированных бетонов. –Одесса:Астропринт, 2012. –424 с.

139. Коваль С.В. Применение моделей в задачах оптимизации модифицированных бетонов //Вiсник ОДАБА, Вип. №12. –Одеса: Мiсто майстрiв, 2003. –С. 136-142.

140. Абид Н. Пути снижения влагопотерь самоуплотняющегося бетона в условиях сухого и жаркого климата //Вісник ОДАБА. –Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2011. –Вип. №43. –С.176-182.

142. Bentz D.P. Protected Paste Volume in Concrete: Extension toInternal Curing Using Saturated Lightweight Fine Aggregate / D.P. Bentz,  K.A. Snyder. Cement & Concrete Research, 1999, 29. –P.1863-1867.

143. Kovler K. Pre-Soaked Lightweight Aggregates as Additives for Internal Curing of High Strength Concretes / K. Kovler, A. Souslikov, A. Bentur. Cement, Concrete & Aggregates, 2004, 26: 131-138.

144. Lura P. Autogenous Deformation and Internal Curing of Concrete/ DUP Science is an imprint of Delft University, 2003. –188 s.

145. Абид Н. Влияние водонасыщенных добавок на свойства цементных растворов, твердеющих при повышенной температуре /Н.Абид, К.Голашевски,  А.Якубчак, С.Коваль //Вестник  национального технического университета «ХПИ» «Химия, химическая технология и экология», Харьков: НТУ. –Вып. №50 (2012). –С. 143-149.

146. Волженский, А.В. Минеральные вяжущие вещества (технология и свойства)/А.В. Волженский, Ю.С. Буров, В.С. Колокольников; под ред. А.В. Волженского. М.: Стройиздат, 1979. –277 с.

147.  Breugel K.  Hydration of Cement-Based Systems: Aspects of Hydration of Cement-Based Systems and Possibilities to quantify the ebvolution of hydration processes, IPACS Report 2.1-T.1.

148. Теория цемента /Под ред А.Пащенко.-К.:Будiвельник,1991. –168 с.

149. Holt Erika E. Early age autogenous shrinkage of concrete. Espoo 2001. Technical Research Centre of Finland, VTT Publications 446. –184 p.

150. Acker  P. Comportement mecanique du beton: apports de l’approche physico- chimique. Rapport de Recherche LPC, No 152, 1988.

151. Justnes H. Total and External Chemical Shrinkage of Low W/C Ratio Cement Pastes / H. Justnes, Van Gemert A., F. Verboven, E.J. Sellevold // Advances in Cement Research. –Vol. 8, No. 31, July 1996. –P. 121-126.

152. Boivin  S. Experimental Assessment of Chemical Shrinkage of Hydrating Cement Paste /S. Boivin, P. Acker, S. Rigaud,  B. Clavaud // Autogenous Shrinkage of Concrete, E & FN Spon, London, 1999. –P. 81-92.

153. Baroghel-Bouny V. Texture and Moisture Properties of Ordinary and HighPerformance Cementitious Materials // Proceedings of Seminaire RILEM ‘Benton: du Materiau a la Structure’, September 1996, Arles, France.

154. Абид Н. Влияние аккумулирующих жидкую фазу добавок на характеристики цементных растворов / Н. Абид, С.В. Коваль, А. Якубчак  //Вісник ОДАБА. –Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012. –Вип.№46. –С.176-182.

155. Коваль С.В. Сравнительный анализ добавок для внутреннего ухода за твердеющим бетоном / С.В. Коваль, А. Якубчак, Н. Абид  //Сб. «Дни современного бетона», Запорожье. –2012. –С.126-132.

156. Koval S.  Modyfikowanie kompozytów cementowych przez dodatki – kompensatory skurczu / S. Koval, A. Jakóbczak, N. Abid   // Materiały, instalacje i technologie energooszczędne w budownictwie: Międz. konf. Biała Podlaska, 2012. –S.184-189.

157. Holm T.A, Lightweight Concrete and Aggregates, ASTM Standard Technical Publication 169C, 2001. –№48. –S.522-532.

158.  Большаков Э.Л. Влияние условий твердения на прочность и внутренние напряжения бетона с демпфирующими добавками. В сб.: Роль структурной механики в повышении прочности и надежности бетона транспортных сооружении. Спб.: Изд. ПГУПС, 1995. –С. 16-21.

159. Бабков В.В. Технологические возможности повышения ударной выносливости бетонов. / В.В. Бабков, В.Н. Мохов и др. // Строительные материалы. 2003. –№10. –С.19-20

160. Бабков В.В. Структурообразование и разрушение цементных бетонов / В.В.Бабков, В.Н.Мохов, С.М Капитонов, П.Г.Комохов, 2002. –374с.

161. Грушко И.М.  Повышение прочности и выносливости бетона / И.М. Грушко, А.Г. Ильин, Э.Д. Чихладзе . –Харьков: Вища школа, 1986. –152 с.

162. RILEM TC-50 FMC, Determination of the Fracture Energy of Mortar and Concrete by Means of Three Point Bend Test on Notched Beams. Material fnd Struktures, 1985, Vol.18, No.106. –P. 285-296.

163. Rajendra K. Navalurkar. Watacharana M. (1999), True. Fracture Energy of Concrete / Rajendra K. Navalurkar, Cheng-Tzu T. Hsu, Kim S. K.,  ACI Materials Journal. –V. 96. –No. 2. –P. 213-226.

164. Зайцев Ю.В. Моделирование деформаций и прочности бетона методами механики разрушения. –М.: Стройиздат, 1982. –196 с.

165. Райнер М. Реология. –М.: Наука, 1965. –223 с.

166. Urban M. Reologiczne podstawy uzyskania betonów samozagęszczal- nych o wysokiej wytrzymałości // Cement Wapno Beton, №5, 2008. –S.241-253.

167. Зонтаг Г. Коагуляция и устойчивость дисперсных систем / Г. Зонтаг, К. Штренге, пер. с нем., Л.:Химия, 1973. –152 с.

168. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М.: Химия, 1982. –400 с.

169. Фаликман В. Р. Внутренний уход за особо высокопрочными быстротвердеющими бетонами / В.Р. Фаликман, О.О. Калашников  // Технологии бетонов. –2006. –№ 5. –С. 46–47.

170. Szwabowski J.: Reologia betonów nowej generacji. V Sympozjum Naukowo – Techniczne. Reologia w technologii betonu. Gliwice 2003.

171. Urban M. Metody projektowania betonow samozagęszczalnych, Materiały III SympozjumNaukowo-Technicznego "Reologia w Technologii Betonu", Gуrażdże Cement, 2001. –S.61-71.

172. Коваль С.В. Проектирование самоуплотняющихся бетонов  / С.В.Коваль, Д.М. Поляков, М.Ситарски, М.Циак // Вісник ОДАБА, Вип.№ 31.- Одеса: ОДАБА, 2008. –С.287-295.

173. Коваль С.В. Компьютерный поиск состава высокопрочного самоуплотняющегося бетона /С.В. Коваль, Н. Абид // Вісник ОДАБА. –Одеса: Зовніш- рекламсервіс, 2012. –Вип.№43. –С.176-182.

174. Коваль С. Оценка эффективности добавок для получения самоуплотняющегося бетона /С.  Коваль, М. Ситарски, Н. Абид  // Вестник  национального технического университета «ХПИ» «Химия, химическая технология и экология»,   Харьков: НТУ. –Вып. №50 (2011). –С. 143-149.

175. Дворкин Л.И. Основы бетоноведения / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. –С.-Петербург: «Строй – бетон», 2006. –689 с.

176. Большаков В.И. Строительное материаловедение / В.И. Большаков, Л.И. Дворкин. –Днепр-ск: РВА «Днепр-VAL», 2004. –617 с.

177. Коваль С.В. Компромиссная оптимизация состава само- уплотняющегося бетона /С.В.  Коваль, М. Циак. Вісник національного технічного университету «ХПІ». Сб. науч. труд. «Химия, химическая технология и экология», №38-2009, Харьков, 2009. –С.155-161.

178. Вознесенский В.А. Компромиссная оптимизация свойств газосиликата при дискретных равномерно-распределенных уровнях девяти рецептурно-технологических факторов /В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, В.П. Гаврилюк // Сучасні будівельні матеріали. Вісник ДонДАБА, 2009. –Вип.1. –С.97-104.

179. Вознесенский В.А. ЭС-модели в компьютерном строительном материаловедении / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко. –Одесса: Астропринт, 2006. –116  с.

180. Вознесенский В.А. Методические указания по курсу «Методология и методы научных исследований. Компьютерный поиск компромиссных технологических решений» //Вознесенский В.А., Ляшенко Т.В., Довгань А.Д., Антонюк Н.Р. –Одесса: ОГАСА, 2006. –12 с.

181. Вознесенский В.А. Методы компьютерного материаловедения и технология бетона / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко //Будівельні конструкції: Міжвід. наук.-техн. зб.- Вип. №56: Сучасні проблеми бетону та його технології. К.: НДІБК, 2002. –С.217-226.

182. Bentz D.P. Three-dimensional computer simulation of cement hydration and microstructure development, J Am Ceram Soc 80 (1) (1997) 3-21.

183.  Geiker M., Studies of Portland Cement Hydration: Measurements of Chemical Shrinkage and a Systematic Evaluation of Hydration Curves by Means of the Dispersion Model. Ph. D. Thesis, Technical University of Denmark, 1983

184. Larsen T.  The protected paste volume concept using new air-void measurement and distribution techniques /P. Cady, J. Malloy, J Mater 2 (1) (1967) 202-224.

185. Natesaiyer K.  Protected-paste volume of air-entrained cement paste.K. Natesaiyer, K.C. Hover, and K.A. Snyder, J Mater Civ Eng 4 (2) (1992) 166-184.

186. Snyder K.A. Modeling air-void systems in hydrated cement paste / K.A. Snyder, K.C. Hover, K. Natesaiyer, M.J. Simon. Microcom in Civ Eng 6 (1991) 35-44.

187. Bentz D.P. A hard core/soft shell microstructural model for studying percolation and transport in three-dimensional composite media / D.P. Bentz, E.J. Garboczi, K.A. Snyder. NISTIR 6265, U.S. Department of Commerce, 1999.

188. Automatyzacja raportów badania modułu   sprężystości betonu i zapraw // Zakłady Betonowe International – Controls S.R.L., 2006, 5/ 2010.