mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

КЛЕВЦОВ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 677.11.021

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ

ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР

05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних

продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Науковий консультант

Чурсіна Людмила

Андріївна

д.т.н., професор

Херсон – 2013

2

ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

РОЗДІЛ  1.  ОГЛЯД  ЛІТЕРАТУРИ  ЗА  ТЕМОЮ  ДИСЕРТАЦІЇ  І  ВИБІР

НАПРЯМКІВ  ДОСЛІДЖЕНЬ  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР . . . . . . . . . . . . . . .

17

1.1.  Особливості  хімічної  та  фізико-механічної  будови  стебел

луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

1.2.  Хімічний  склад  та  фізико-механічні  властивості  луб’яних

волокон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40-

1.3.  Аналіз  існуючих  технологій  механічної  переробки  луб’яних

культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

1.4.  Поглиблена  переробка  луб’яного  волокна,  одержаного  після

механічної переробки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

1.5. Фізико-хімічні способи отримання луб'яних волокон . . . . . . . . . .  79

1.6.  Наукові  завдання  розробки  ресурсозберігаючих  технологічних

процесів комплексної переробки луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . .

84

РОЗДІЛ  2.  ЗАГАЛЬНА  МЕТОДИКА  ТА  ОСНОВНІ  МЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕНЬ  МЕХАНІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ  ПЕРВИННОЇ  ПЕРЕРОБКИ

ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

2.1.  Сучасний  стан  розвитку  нормативної  бази  з  оцінки  луб’яної

сировини в Україні і світі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

2.2. Алгоритм проведення основних методів дослідження. . . . . . . . . . . . 93

2.3.  Загальна  характеристика  приладів  та  устаткування,  які

використовувались у роботі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

2.4. Характеристика об'єктів дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

2.5.  Загальна  методика  оцінювання  якісних  характеристик

неорієнтованих луб’яних волокон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

2.6. Методика визначення геометричних параметрів луб’яних волокон

за питомою поверхнею пор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

3

РОЗДІЛ  3.  ОСНОВИ  ФІЗИКО-МЕХАНІЧНОЇ  ТЕОРІЇ  ОДЕРЖАННЯ

ЛУБ'ЯНИХ ВОЛОКОН З ЗАДАНИМИ КІНЦЕВИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

3.1.  Новітні  ресурсозберігаючі  технології  механічної  переробки

луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

3.2.  Сучасні  конструкторсько-технологічні  рішення  оптимізації

процесів первинної переробки луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

3.3. Аналіз теорії тіпання луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

3.4.  Розвиток  теорії  процесу  тіпання,  та  механіка  руйнування

технічних комплексів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

3.5.  Моделювання  технологічного  процесу  декортикації  луб’яних

культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

3.6. Розробка нової наукової концепції декортикації технічних волокон

в процесі механічної переробки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ДЕКОРТИКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА

ПРОГНОЗУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ЕФЕКТІВ  МЕХАНІЧНОЇ

ОБРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

4.1. Теоретичні основи одержання волокна луб’яних культур за новою

експериментальною технологією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

4.2.  Теоретичні  передумови  до  розрахунку  фактичної  потужності

експериментальної установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

4.3. Теоретичний розрахунок корисної потужності експериментальної

установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

4.4.  Визначення  оптимальних  технологічних  параметрів  переробки

луб’яних волокон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

4.5. Відпрацювання технологічних режимів обробки . . . . . . . . . . . . .  211

4.5.1.  Визначення  впливу  вхідних  сировинних  факторів  на

інтенсивність процесу  виділення костриці, формування структури та

властивостей волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

4

4.6.  Розробка  математичної  моделі  процесу  одержання  луб’яних

волокон з заданими кінцевими якісними характеристиками . . . . . . . .

219

4.6.1. Вірогідна модель декортикації луб’яного волокна . . . . . . .  220

4.6.2. Прогнозування технологічних ефектів декортикації . . . . . .  231

Висновки до розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234

РОЗДІЛ  5.  РОЗРОБКА  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ  ТЕХНОЛОГІЇ

ОДЕРЖАННЯ  ЛУБ'ЯНИХ  ВОЛОКОН  ФУНКЦІОНАЛЬНОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236

5.1.  Теоретичні  основи  розроблення  технології  одержання  луб’яних

волокон з заданими кінцевими якісними характеристиками . . . . . . . .

236

5.2.  Наукове  обґрунтування  вибору  ресурсозберігаючої  технології

комплексної переробки луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

5.3.  Розробка  технології  одержання  луб’яних  волокон  різного

функціонального призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

256

5.4.  Техніко-економічна  оцінка  ефективності  модернізації  існуючих

технологій первинної переробки луб’яних культур . . . . . . . . . . . . . . .

263

5.4.1.  Розрахунок  ефективності  застосування  декортикаторів  для

одержання неорієнтованого луб’яного волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270

Висновки до розділу 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . 280

ДОДАТОК А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

ДОДАТОК Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

ДОДАТОК В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

ДОДАТОК Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

ДОДАТОК Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

5

ВСТУП

Останнім часом, у зв’язку з поширенням наслідків світової економічної

кризи текстильна промисловість країни переживає доволі складні часи свого

існування, а саме – відбувається необоротний процес її руйнування.

Якщо  окремо  розглядати  галузь  первинної  переробки  луб’яних

волокон, то можна констатувати той факт, що на сучасному етапі її розвитку

досі  застосовуються  вітчизняні  технології,  які  характеризуються  високою

метало-  та  енергоємністю  обладнання,  великими  втратами  волокнистої

продукції  та  значним  зниженням  її  якості.  Це  спричиняє  збільшення

собівартості  та  зменшення  попиту,  а  відповідно  і  ціни  волокна,  внаслідок

чого  втрачається  привабливість  цих  технологій,  що  призводить  до

консервації існуючих підприємств.

Аналіз  сировинної  бази  текстильної  промисловості  України  показав,

що  на  сьогоднішній  день  існує  ще  і  велика  проблема  реалізації  луб’яних

волокон, отриманих після первинної переробки трести льону та конопель. В

першу  чергу  це  пов’язано  з  закриттям  Рівненського  та  Житомирського

льонокомбінатів, що призвело до зменшенням попиту та відсутністю ринків

збуту на натуральні волокна, які виробляються в країні.

Якщо  на  довге  волокно,  ще  залишився  певний  попит  у  закордонних

виробників,  то  коротке  волокно,  одержуване  з  відходів  тіпання  та

низькосортної  трести  використовується  дуже  нераціонально,  тільки  для

виробництва грубої пряжі, з якої виготовляють тарні й пакувальні вироби. На

даний  час  ситуація  почала  змінюватися,  сфери  застосування  коротких

луб’яних волокон значно розширилися [1, 2].

Так  одним  з  можливих  напрямком  використання  лляного  волокна  в

фармацевтичній  промисловості  є  виробництво  з  нього  продукції  медико-гігієничного  призначення  –  вати,  хірургічних  ниток,  перев’язувального

матеріалу,  а  також  виробів,  які  захищають  від  радіаційного

ультрафіолетового випромінювання.

6

В  целюлозо-паперовій  промисловості  подрібнені  короткі  волокна

використовуються  для  виробництва  целюлози,  високоякісного  та

фільтрувального паперу.

В  текстильній  промисловості  розширилась  сфера  виробництва  нових

типів волокон, ниток, тканин та нових матеріалів спеціального призначення,

що  мають  високий  ступінь  термічної  стійкості,  антистатичні  та  екрануючі

властивості [3].

Однак  через  низькі  ціни  на  коротке  волокно  його  виробництво  не

сприяє  рентабельній  роботі  заводів  первинної  переробки,  крім  цього  нові

переробні  підприємства  вимагають  від  виробників  волокна  нові  якісні

характеристики  готової  продукції.  До  яких  в  першу  чергу  можна  віднести

остаточний вміст костриці та кінцеві параметри штапельного розподілу.

Світова практика виготовлення волокнистих матеріалів показує, що на

сьогоднішній  день  існує  велика  проблема,  пов’язана  з  їх  підготовкою  для

подальшої переробки, тому пріоритетним напрямом на цей час є створення

нанотехнологій  з  метою  одержання  волокон  з  новими  якісними

властивостями та функціональними призначеннями.

Міністерством  промислової  політики  України  розроблено  проект

концепції  загальнодержавної  цільової  програми  розвитку  промисловості

країни  на  період  до  2017  року,  визначені  шляхи  та  способи  галузевого

інноваційного  розвитку  на  основі  підвищення  конкурентоспроможності

економіки і забезпечення входження України в коло економічно розвинених

країн  світу  за  рахунок  створення  сучасного,  інтегрованого  у  світове

виробництво  і  здатного  до  інноваційного  розвитку  промислового

народногосподарського комплексу.

Отже, важливим стає пошук альтернативних шляхів створення нових

та удосконалення існуючих технологій комплексної переробки цієї сировини,

з  одержанням  на  її  основі  нової  продукції  з  визначеними  якісними

характеристиками.

7

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В сучасних умовах економічного розвитку текстильної промисловості

України, та впровадженні ринкових відносин з митним Союзом та країнами

ЄС  з’явилась  гостра  необхідність  забезпечення  вітчизняних  підприємств

якісною  сировиною  для  виробництва  високоякісних  текстильних  товарів,

розробки  нових  і  удосконалення  існуючих  технологій,  розширення

асортименту  та  підвищення  якості  продукції  всіх  галузей,  що  входять  до

складу легкої промисловості.

Світова  практика  виробництва  натуральних  волокон  свідчить,  що

пріоритетними  напрямами  розвитку  цих  підприємств  є  створення  нових

технологій з метою одержання волокон з новими якісними характеристиками

для цільового призначення.

В  Україні  льонарство  та  коноплярство  повинні  стати  стратегічними

галузями господарювання, основним джерелом натуральної целюлозовмісної

сировини для її промисловості.

Актуальність теми. Одним з перспективних напрямків розвитку галузі

в сучасних умовах є одержання нових видів целюлозовмісної сировини, яка

використовується  не  тільки  для  одержання  текстильної  продукції  за

традиційною  технологією,  а  і  для  виробництва  целюлози,  вати  та

штапельованого волокна із заданими кінцевими якісними характеристиками.

Відходи  їх  переробки  використовуються  для  виробництва  костробрикетів,

костроплит, будівельних конструкційних матеріалів та наповнювачів.

Бавовняна  сировина,  яка  використовувалась  раніше  стала

малодоступною  для  текстильних  підприємств  України  у  зв’язку  з

віддаленістю  розташування  сировинних  баз.  Тому  перед  виробниками

з’явилась  проблема  збільшення  випуску  продукції  з  натуральних  луб’яних

культур для потреб внутрішнього ринку України.

В Україні, як і загалом у світі, існують вітчизняні технології первинної

8

переробки  льону-довгунця  та  конопель.  Однак  на  сьогоднішній  день  ці

технології є застарілими, у зв’язку з їх енерго- та металоємністю. Продукція,

отримана  за  існуючими  технологіями  є  неконкурентноспроможною.

Насамперед  це  пов'язано  з  нераціональним  використанням  технологічного

обладнання. Одним із чинників неякісної роботи машин є низький ступінь

диференціації дій робочих органів машин на оброблювальний матеріал при

виділенні волокна, що призводить до збільшення втрат волокнистої продукції

та  собівартості  волокна,  внаслідок  чого  втрачається  привабливість  цих

технологій.

Актуальність роботи полягає в тому, що запропонована нова концепція

первинної  переробки  луб’яних  культур  базується  на  тому,  що  вимоги,  які

пред'являються до текстильної сировини останнім часом дещо змінилися, це

пов'язано в першу чергу з розширенням сфери його застосування  в різних

галузях  народного  господарства  України  та  за  її  межами,  тому  розвиток

наукових  основ  ресурсозберігаючих  технологій  комплексної  переробки

луб’яних  культур  і  визначення  сфер  застосування  одержаного  волокна  на

основі систематизованих досліджень є найважливішим завданням.

Для  широкого  впровадження  технологій  комплексної  переробки

луб’яних  культур  необхідні  систематичні  дослідження  анатомічної  та

морфологічної  будови  стебел,  фізико-хімічних  властивостей  волокна,  що

дасть можливість розробити теоретичні основи їх механічної обробки.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.

Дисертаційна  робота  виконувалася  в  1998-2012  роках.  Тема  досліджень  є

складовою  частиною  науково-дослідних  робіт,  що  проводяться  кафедрою

товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського  національного

технічного  університету  за  темами:  "Розробка  ресурсозберігаючих

технологій  переробки  льону  та  конопель  для  створення  екологічно  чистих

товарів  народного  вжитку",  номер  державної  реєстрації  0199U001229,

протокол № 2 від 04.11.1998 р. та "Отримання луб’яної сировини підвищеної

9

якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями" номер державної

реєстрації 0102U0055291, замовник – Міністерство освіти і науки України,

дата реєстрації – 30.10.2001 р., протокол № 2, за проектом 05.06.02/000042

(5.6.12Б)  договору  №  ДП/330-2003  від  25.07.2003  р.,  за  темою:  "Нові

ресурсозберігаючі технології поглибленої переробки конопель в південному

регіоні  з  метою  одержання  целюлозних  напівфабрикатів",  затверджено

рішенням  експертної  ради  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  197  від

01.04.2003 р., за темами: "Наукова концепція ресурсозберігаючих технологій

одержання  целюлозовмісних  і  біологічно  активних  матеріалів  та

альтернативного  палива  з  луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації

0107U006784,  протокол  №  720  від  05.09.2007  р.  і  "Розроблення

ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій комплексної переробки

луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації  0107U006817,  протокол

№  644  від  23.07.2007  р.,  які  затверджено  рішенням  експертної  ради

Міністерства освіти і науки України № 25.4/147 від 02.08.2007 р., та за темою

"Розробка  технології  одержання  паливних  біобрикетів  з  відходів

виробництва  луб’яних  культур",  номер  державної  реєстрації  0110U002352,

згідно  наказу  МОН  України  №  686  від  22.07.2009  р.,  протокол  науково-технічної ради № 5 від 26.10.2009 р.

Особистий  внесок  автора  полягає  в  науковому  обґрунтуванні  нової

концепції механічної переробки луб’яних культур та отримання на їх основі

натуральних  волокон  з  заданими  кінцевими  якісними  характеристиками  за

рахунок зміни характеру механічних впливів на початкових етапах первинної

обробки, встановленні механізму дій при руйнуванні зв’язків елементарних

волокон  та  розробці  теоретичних  основ  створення  технології  комплексної

переробки всіх компонентів луб’яного стебла.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є одержання луб’яних

волокон  з  льону-довгунця  та  конопель  відповідного  функціонального

10

призначення шляхом розволокнення їх жмутів за рахунок нових механічних

дій.

Для  розв’язання  цієї  важливої  науково-практичної  проблеми

необхідно:

  на  основі  вивчення  анатомічної  та  морфологічної  будови  й

хімічного складу стебел луб’яних культур теоретично обґрунтувати наукову

гіпотезу  одержання  з  них  волокон  із  визначеними  фізико-механічними

характеристиками, які зумовлюють різне функціональне призначення даної

сировини;

  на  основі  теоретичних  досліджень  визначити  загальну  методику  та

основні  методи  досліджень  зв’язків  волокна  з  деревиною,  встановити

механізм руйнування жмутів волокон на елементарні комплекси;

  розробити математичну модель для прогнозування виходу волокна та

вмісту костриці залежно від вхідних характеристик стебел луб’яних культур і

параметрів та режимів їх механічної обробки;

  експериментально підтвердити теоретичні закономірності виділення

волокна  із застосуванням барабанного декортикатора, який за рахунок зміни

природи  та  спрямованості  механічних  дій  на  початкових  етапах

технологічного  процесу  дозволить  здійснювати  обробку  луб’яних  культур,

задаючись кінцевими якісними параметрами одержуваного волокна;

  визначити  оптимальні  режими  декортикації  луб’яних  культур  на

основі  математичного  моделювання  процесу  механічної  обробки  та

визначення їх фізико-механічних характеристик;

  розробити  технологію  механічної  обробки  луб’яних  культур,

здійсніти  її  апробацію  у  виробничих  умовах  та  оцінити  економічну

ефективність запропонованої технології.

Об’єкт дослідження – процес декортикації стебел луб’яних культур.

Предмет  дослідження  –  волокно  льону  та  конопель,  одержане  за

новою технологією.

11

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи

є  новітні  методи  досліджень  із  застосуванням  ЕОМ  у  галузі  первинної

переробки  сировини,  технології  текстильних  матеріалів,  текстильного

матеріалознавства, та біології.

Завдання,  поставлені  в  роботі,  вирішувалися  за  допомогою  сучасних

методів теоретичних і експериментальних досліджень:

  оцінку  якості  лляної  соломи  здійснювали  інструментальними

методами за ГОСТ 28285-89 "Солома льняная. Требования при заготовках".

Вихід  лубу  визначали  ваговим  методом.  Довжину  та  діаметр  стебел

визначали на приладі ДЛ-2М і стебломірі С-2;

  оцінку  якості  конопляної  соломи  здійснювали

інструментальними  методами  за  ГОСТ  27024-86  "Солома  конопляная.

Технические условия";

  ступінь  вилежування  трести  характеризували  показником

відокремлюваності,  який  визначали  за  ГОСТ  24383-89  "Треста  льняная.

Требования  при  заготовках"  і  ДСТУ  4149:2003  "Треста  лляна.  Технічні

умови";

  визначення  сорту  конопляної  трести  здійснювали

інструментальними  методами  за  ГОСТ  27345-87  "Треста  конопляная.

Технические условия";

  визначення  фізико-механічних  характеристик  волокна

одержаного  із  стебел  луб’яних  культур  проводили  згідно  вимог  технічних

умов  за  ТУ.У.05495816.005  –  2000  "Котонізоване  льоноволокно.  Технічні

умови"  та  ТУ  17  У  00306710.079  –  2000  "Котонин  из  короткого  льняного

волокна. Технические условия";

  міцність лляного волокна визначали за ГОСТ 9394-76 "Волокно

льняное короткое. Технические условия" та ДСТУ 5015:2008 "Волокно лляне

коротке. Технічні умови", ДСТУ 4015-2001 "Льон тіпаний";

12

  міцність та закостриченість пеньки отриманої з відходів тіпання

та  низькосортної  трести  визначали  за  ГОСТ  9993-74  "Пенька  короткая",

ГОСТ 10379-76"Пенька трепаная";

  вміст  целюлози,  лігніну,  пектинових  речовин  у  лубі  й  льону-довгунця  та  конопель  визначали  методами  аналітичного  кількісного

хімічного аналізу;

  особливості анатомічної будови стебел соломи льону та конопель

визначали з використанням світлової мікроскопії;

  результати  експериментальних  досліджень  обробляли  із

застосуванням методів математичної статистики за допомогою прикладних

програм  "MathCAD-2000",  "Maple  6.5",  "Microsoft  Office  Exсel  2003

(11.5612.56050)" та "Місгоsoft Оffice Word 2003 (11.5604.5606)".

Наукова новизна одержаних результатів:

  одержали  науковий  розвиток  теоретичні  основи  виробництва

луб’яних  волокон  різного  функціонального  призначення,  що  базується  на

впровадженні нових технологій комплексної механічної обробки стебел льону

та конопель;

 теоретично  обґрунтовано  нову  концепцію  механічної  переробки

луб’яних  стебел,  яка  базується  на  розволокненні  комплексів  технічних

волокон завдяки змінам анатомічної структури, що відбуваються за рахунок

застосування  нових  механічних  впливів  на  початкових  етапах  первинної

переробки сировини;

 вперше  запропоновано  з  метою  інтенсифікації  процесу  одержання

целюлозовмісної  сировини  застосовувати  під  час  механічної  обробки

луб’яних стебел декортикатор барабанного типу;

 розроблено  методологію  визначення  якісних  показників  луб’яних

волокон на основі математичної обробки  даних про вхідні  характеристики

стебел  луб’яних  культур,  а  також    параметри  та  режими  їх  механічної

обробки;

13

 розроблено  методологію  критеріальної  оцінки  структурних

параметрів волокна луб’яних культур, які визначатимуть його функціональне

призначення.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Поставлені  в  роботі

наукові  завдання  вирішено  та  реалізовано  в  новому  способі  механічної

переробки луб’яних культур.

Розроблено теоретичне підґрунтя для виробництва волокон з цих культур

різного  функціонального  призначення,  що  базується  на  впровадженні

результатів  комплексної  механічної  обробки  з  урахуванням  особливостей

анатомічної  і  морфологічної  будови  та  хімічного  складу  стебел  льону  та

конопель.

Створено  науково  обґрунтовану  технологію  механічної  обробки  як

трести, так і соломи луб’яних культур, яка базується на впровадженні нового

процесу  розділення  завдяки  використанню  нового  експериментального

обладнання  барабанного  типу,  що  дозволяє  отримати  волокно  з  заданими

якісними характеристиками.

Розроблено  технологічні  схеми  переробки  луб’яних  культур  для

одержання кручених виробів, нетканих, текстильних та санітарно-гігієнічних

матеріалів,  які  апробовано  у  виробничих  умовах  у  Глухівському  інституті

луб’яних культур, що підтверджено актом впровадження № 1 від 29.12.09 р.

(додаток А), на ВАТ "Льонокомбінат Старосамбірський", що підтверджено

актом впровадження № 2 від 26.12.09 р. (додаток Б), та ВАТ "Коропський

льонозавод",  що  підтверджено  актом  впровадження  №  3  від  16.11.11  р.

(додаток В).

Теоретичні  розробки  автора  використовують  інші  науковці  для

інтерпретації  результатів  досліджень  процесу  первинної  переробки

сировини,  одержаної  з  луб’яних  культур,  та  визначення  групи

функціонального  призначення  волокон  цих  культур  для  виготовлення

конкурентоспроможної продукції.

14

Розроблені теоретичні основи первинної переробки волокон із стебел

луб’яних  культур  використовуються  в  процесі  підготовки  магістрів  за

спеціальністю 8.05160201 – технологія первинної обробки, стандартизація і

сертифікація  сировини  та  виробів  легкої  промисловості  під  час  вивчення

спеціальних  розділів  фундаментальних  дисциплін:  прикладної  механіки,

основних  напрямків  наукових  досліджень  в  галузі  первинної  обробки

волокнистих матеріалів, проектування підприємств галузі.

Розроблені технології одержання трести та волокна з луб’яних культур

застосовуються  на  передових  підприємствах  України:  Інституті  луб’яних

культур  НААН  України  (м.  Глухів,  Сумська  обл.),  ВАТ  "Коропський

льонозавод"  (м.  Короп  Чернігівської  обл.),  ВАТ  "Льонокомбінат

Старосамбірський"  (м.  Старий  Самбір  Львівської  обл.)  і  можуть  бути

реалізовані на інших підприємствах льоно- та коноплепереробної галузі.

Очікуваний  річний  економічний  ефект  від  впровадження

запропонованої  технології  становить  450,70  тис.  грн.,  а  рентабельність

виробництва збільшується більш ніж втричі і сягає 36,2%.

Особистий  внесок  здобувача  полягає  в  обґрунтуванні  гіпотези

одержання луб’яних волокон з заданими кінцевими якісними характеристиками

шляхом  застосування  нових  механічних  впливів  на  початкових  етапах

первинної обробки та встановленні впливу на структурні зміни волокна під час

його  розволокнення,  розробці  науково-обґрунтованої  технології  механічної

переробки  стебел  льону  та  конопель  з  метою  одержання  волокна  різного

функціонального призначення, постановці завдань, виборі об’єктів та методів

досліджень,  організації  та  проведенні  експериментів,  застосуванні  методів

математичного  планування,  встановленні  закономірностей,  формулюванні

загальних  висновків,  розробці  та  впровадженні  запропонованої  технології

одержання  луб’яного  волокна  за  допомогою  барабанної  декортикаційної

установки.

15

Розроблено  теоретичні  основи  нового  процесу  виділення  костриці,  які

базуються на механізмах класичного руйнування структури стебла, але мають

суттєві  механічні  відмінності  та  умови  руйнування  як  самого  стебла,  так  і

окремих жмутів технічних волокон за рахунок використання нових впливів на

початкових етапах обробки.

В  усіх  наукових  працях,  що  опубліковані  у  співавторстві,  здобувачу

належать: формулювання наукових ідей, проведення досліджень та обробка

експериментальних  даних,  аналіз  та  узагальнення  результатів  роботи,

висновки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної

роботи було представлено, обговорено й схвалено на:

-  міжнародному симпозіумі  "Flax and other bast plants symposium"  в

Інституті натуральних волокон м. Познань, Польща, 1997 р.;

-  міжнародній  науково-технічній  конференції  молодих  вчених

"Інноваційні  напрямки  в  селекції,  генетиці,  технології  вирощування,

зберігання, переробки і стандартизації технічних культур", м. Глухів, 2003,

2004, 2008 р.;

-  І-ій  міжнародній  конференції  "Сотрудничество  для  решения

проблемы отходов", м. Харьків, 2004 р.;

-  міжнародній  науково-практичній  конференції  "Інноваційні

агротехнології в умовах глобального потепління", м. Мелітополь, 2009 р.;

-  міжнародній науково-практичній конференції "Проблемы легкой и

текстильной промышленности Украины", м. Херсон, 2009 р.;

-  всеукраїнській  науково-практичній  конференції  "Проблеми  якості

вітчизняних товарів", м. Луцьк, 2009 р.;

-  VІ  міжнародній  конференції  "Стратегія  якості  в  промисловості  та

освіті", м. Варна (Республіка Болгарія), 2010 р.;

- всеукраїнській  науково-практичній  конференції  "Легкая  и

текстильная  промышленность:  Современное  состояние  и  перспективы",

м. Херсон, 2010 р.;

16

-  літовсько  –  латвійському  практичному  семінарі  "Выращивание,

уборка и переработка конопли", м. Вільнюс 2012 р.;

-  наукових  семінарах  кафедри  товарознавства,  стандартизації  та

сертифікації  Херсонського  національного  технічного  університету,

м. Херсон, 2000-2012 рр.

Публікації  за  темою  дисертації.  Основні  положення  дисертаційної

роботи викладено в 51публікації, у тому числі статей у провідних наукових

фахових виданнях України – 32, навчальних посібників – 2, патентів України

– 6, тез доповідей на конференціях – 11.

Структура та обсяг дисертації.

Дисертаційна робота складається із загальної характеристики роботи, 5

розділів,  висновків,  списку  використаних  літературних  джерел  і  додатків.

Дисертацію викладено на 279 сторінках машинописного тексту, вона містить

91 рисунок, 57 таблиць та 5 додатків на 47 сторінках. Список використаних

джерел охоплює 303 найменування.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено  наукові  основи  створення  ресурсозберігаючих

технологій  комплексної  переробки  луб’яних  культур,  спрямованих  на

одержання  волокна,  технологічні  властивості  якого  дозволяють

використовувати  його  в  різних  галузях  промисловості.  На  основі

порівняльних  досліджень  анатомічної  будови  й  хімічного  складу  стебел

луб’яних  культур  теоретично  обґрунтовано  та  експериментально  доведено

необхідність створення нової технології механічної переробки для одержання

волокна з заданими якісними показниками.

2. Встановлено  механізм  розволокнення  жмутів  технічних  луб’яних

волокон,  на  основі  якого  запропоновано  способи  руйнування  стебла,  що

базуються  на  процесах  стиснення,  розколювання,  зламу,  зрізання  та

скобління,  які  сприяють  руйнуванню  цілісності  стебла,  у  результаті  чого

утворюється зв’язана з волокном костриця. При цьому в стеблах з’являються

напруження  розтягування  з  подальшим  виділенням  вільної  костриці,  що

забезпечує зсув волокнистої частини стебла відносно його деревної частини,

за рахунок чого здійснюється інтенсивне розволокнення.

3. Науково  обґрунтовано  склад  технологічної  лінії  для  одержання

волокна  з  луб’яних  культур  та  заміну  типових  тіпальних  машин  м’яльно-тіпального агрегату на два барабанні декортикатори. Застосування цих секцій

завдяки  зміні  характеру  та  інтенсивності  механічних  дій  на  початкових

етапах  обробки  сприяє  зменшенню  вмісту  костриці  до  3,2%  і  збільшенню

максимального виходу волокна до 29,6%.

4. Запропоновано  робочу  гіпотезу  створення  механічної  технології

одержання  волокна  із  стебел  луб’яних  культур.  Рекомендовано

використовувати гладке футерування у другому декортикаційному барабані,

в  якому  зовнішні  елементарні  волокна  піддаються  деформації  зсуву  з

279

подальшим відокремленням внаслідок переходу дотичних напружень за межі

міцності.

5. Вперше запропоновано новий спосіб визначення фізико-механічних

властивостей  луб’яних  волокон,  що  базується  на  сучасних  методах

математичної обробки в програмному середовищі MATLAB.

6. У  результаті  апроксимації  експериментальних  даних  визначені

математичні залежності виходу волокна  ),( B  та вмісту костриці  ),( K  від

відносної  швидкості  обертання  й  відносного  заповнення  барабана

розмелювальними кулями.

На  основі  одержаних  рівнянь  були  отримані  формули,  за  якими

можливо  розрахувати  поправкові  коефіцієнти,  що  характеризують  такі

залежності: вмісту костриці К від вологості трести W, густини завантаження

трести    та  тривалості  обробки  t;  виходу  волокна  В  від  густини

завантаження трести   та тривалості обробки t. Їх застосування забезпечує

одержання волокон різного функціонального призначення.

7. Запропоновано  схеми  технологічних  процесів,  за  якими  у

виробничих умовах отримано волокно з різними якісними показниками, що

дозволяє розширити сферу його практичного застосування, а саме: волокно,

одержане із соломи льону та конопель, може бути використане в будівельній

та  автомобільній  промисловості  в  якості  наповнювачів  і  теплоізоляційних

матеріалів. Волокно, отримане з трести цих культур, може бути використане

в будівельній та автомобільній промисловості для виробництва нетканих та

армуючих матеріалів, у фармацевтичній промисловості – для виготовлення

продукції  медико-гігієнічного  призначення,  у  целюлозно-паперовій

промисловості  –  для  одержання  целюлози,  високоякісного  та

фільтрувального  паперу,  в  текстильній  промисловості  –  для  виробництва

нових  типів  волокон,  ниток,  тканин  і  нових  матеріалів  спеціального

призначення.

Економічно  обґрунтовано  доцільність  механічної  переробки  стебел

луб’яних культур за новою технологією в Україні. У результаті розрахунку

280

економічної  ефективності  впровадження  запропонованої  технології

встановлено, що річний економічний ефект від одержання волокна становить

450,70 тис. грн., а рентабельність виробництва досягає 36,2%.

281

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Статистичний  збірник  «Регіони  України»  2012,  №  3  (58):  зб.

нормат. док./ за редакцією О.Г. Осауленка. – К.: ДКСУ, 2012. – 560 с.

2.  Про  підтримку  вітчизняного  льоно-  та  конопле  виробництва:

Постанова  Кабинету  Міністрів  України  №  350  від  11.03.1999//  Зібрання

законодавства  України.  Постанови  та  розпорядження  Кабінету  Міністрів

України. – К.: – 1999.

3.  Живетин  В.В.,  Гинзбург  Л.Н.,  Ольшанская  О.М..  Лен  и  его

комплексное использование. – М.: Информ – знание, 2002. – 400с.

4.  Лисицын  А.Н.,  Григорьева  В.Н.  Расширение  переработки  семян

крестоцветных  культур  и  льна  для  северных  регионов  России  //

Масложировая промышленность. – 2000. –  № 4. – С.8-10.

5.  Соболев М.А. Химия льна и лубоволокнистых материалов. – М.:

Гизлеспром, 1963.-120с.

6.  Валько  М.І.  Зміна  хімічного  складу  льняної  сировини  під  час  її

обробки // Легка промисловість. – 2000. – № 1. – С. 53-54.

7.  Матусевич Л.Г. Селиверстова Т.С., Кузнецова И.В., Резников В.М.

Исследование  химического  состава  лубяной  и  древесной  частей  льняного

стебля // Химия древесины. – 1982. – № 2. – С.45-49.

8.  Диагностические  признаки  недревесных  растительных  и

химических волокон / В.Е. Москалева, З.Е. Брянцева, Е.В. Гончарова и др.

Под. ред. Н.П. Зотовой-Спановской. – М.: Лесн. пр-ть, 1981. – 120 с.

9.  Даревский  Ю.С.,  Ходырев  В.И.,    Латош  М.В.,  Кушнер  М.А.

Изучение  химии  процессов  получения  льняной  целлюлозы  //  Химия

древесины. – 1985. – № 5. – С.38-42.

10.  Выровец В.Г., Лайко И.М., Солдатенко В.А. Конопля – культура

ХХІ столетия // Аграрная наука. – 1999. – С.5-7.

11.  Никитин В.М., Оболенская А.В., Щеголев В.П. Химия древесины

и целлюлозы. – М.: Лесн.пром-сть, 1978. – 368 с.

282

12.  Иоффе Л.О. Целлюлоза для химической переработки. – М.: Лесн.

пр.-сть, 1970. – 63 с.

13.  Аким  Э.Л.,  Перепечкин  Л.П.  Целлюлоза  для  ацетилирования  и

ацетаты целлюлозы. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 232 с.

14.  Примаков  С.П.,  Барбаш  В.А.  Технологія  паперу  та  картону:

Навчальний посібник для вузів. – К.: Екмо, 2002. – 396 с.

15.  Непенин Ю.Н. Технология целлюлозы:  –  М.: Экология, 1994. –

Т.3:  Очистка,  сушка  и  отбелка  целлюлозы.  Прочие  способы  получения

целлюлозы. – 592 с.

16.  Конопля / Под ред. Г.И. Сенченко и М.А. Тимонина. – М.: Колос,

1978. – 287с.

17.  Виробництво  товарів  народного  споживання  в  Україні:

Статистичний збірник//Державний комітет статистики України. – К., 2012.-160с.

18.  Живетин  В.В.  У  российского  льна  –  хорошие  перспективы  //

Льняное дело. – 1998.-№ 1. – С.14.

19.  Baraniecki H., Mankowski J., Nemp fibre as a paw material for paper

production in the aspect of natural environment protection. Zemedelska Technika

UZPI (Czech Republic). (Sep 1995). V.41(3).-P. 85-88.

20.  El-Shourbagy  M.N.,  Abdel  Ghaffar  B.A.,  El-Naggar  R.A.  Effect  of

IAA and GA3 on the anatomical characteristics, straw and fiber yield and quality

of  flax. Jornal of  Agronomy and Crop Science (Germany). (1995). V.174(1). –

P. 21-26.

21.  Preat-Jammot  J.  Valorisation  des  proprieties  textiles  du  lin  par  un

pretraitement enzymatique. Institute National de la Recherche Agronomique, Paris

(France). Nantes. INRA. 1995. – P.143-147.

22.  Клевцов  К.Н.  Ресурсосбережение  в  отрасли  первичной

переработки лубяных культур / К.Н. Клевцов, Л.А. Чурсина, А.А. Решетей //

Ресурсосберегающие  технологии  в  первичной  переработке  натуральных

волокон. сб.науч.тр. – К.: УкрИНТЭИ. – 1995. – С. 5-8.

283

23.  Решетей  А.А.  Проблемы  структурообразования

кострополимерных композитов / А.А. Решетей, Л.А. Чурсина, К.Н. Клевцов//

Научный прогресс в производстве натуральных волокон сб. науч. тр. – К.:

БТИ легкой и текстильной промышленности Украины. – 1995. – С. 13-15.

24.  Клевцов К.Н.  Влияние различных факторов  на  выход продуктов

пиролиза полученных на основе костры льна / К.Н. Клевцов, Л.А. Чурсина,

А.А.  Решетей,  Е.Э.  Бергер  //  Вестник  Херсонского  государственного

технического университета. – 1997. – № 2. – С. 319-322.

25.  Клевцов К.М. Теоретичні аспекти термолізної утилізації костриці /

К.М. Клевцов // Технологія, автоматизація та економіка в переробній галузі:

збірн. наук. пр. -К.: ІЗМН, 1998. – С. 37-40.

26.  Решетей  А.А.  Производство  кострополимерных  материалов  /

А.А.Решетей,  К.Н.  Клевцов,  Л.А.  Чурсина,  Е.Э.  Бергер  //  Вестник

Херсонского государственного технического университета. – 1998. – № 1(3).–

С. 333-336.

27.  Бергер Е.Э. Устройство для загрузки слабосыпучих материалов /

Е.Э. Бергер, К.Н. Клевцов, А.А. Решетей, М.С. Агеев // Проблемы легкой и

текстильной промышленности Украины. – Херсон: ХГТУ. – 1998. – № 1. –

С. 185-186.

28.  Решетей  А.А.  Влияние  технологических  режимов  на  физико-механические  свойства  кострополимеров  /  А.А.  Решетей  ,  Е.Э.  Бергер,

К.Н.Клевцов,  М.С.  Агеев//  Вестник  Херсонского  государственного

технического университета. – 1998. –№ 2(4). – С. 275-277.

29.  Агеев С.М. Термовакуумная переработка растительных отходов /

С.М.  Агеев,  К.Н.  Клевцов,  М.С.  Агеев  //  Проблемы  легкой  и  текстильной

промышленности Украины. – Херсон: ХГТУ, 2000. – № 4. – С. 171-173.

30.  Ресурсосберегающие  технологии  заводов  по  переработке

текстильного  сырья:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных

заведений. / Л.А. Чурсина, О.Ф. Богданова, К.Н. Клевцов и др. – К.: ИСМО,

2000. – 76 с.

284

31.  Лен-долгунец / Под ред. М.М. Труша. – М.: Колос, 1976. – 349 с.

32.  Стадии формирования лубяных волокон Linum usitatissimum  L. /

Т.А. Горшкова, М.В. Агеева, В.В. Сальников и др. // Бот. журн. 2003. – Т. 88,

№ 12. – С. 1-11.

33.  Горшкова,  Т.А.  Растительная  клеточная  стенка  как  динамичная

система / Т.А. Горшкова. – М.: Наука, 2007. – 426 с.

34.  Характеристика структуры тканеспецифичного галактана волокон

льна  с  использованием  1Н-ЯМР  и  MALDI-TOF-масс-спектрометрии  /

О.П.  Гурьянов,  Т.А.  Горшкова,  М.  Кабел,  Я.  Ван  Дам  //  Биоорганическая

химия. 2006. – Т. 32, № 6. – С. 1-11.

35.  Дьяконов, А.П. К материалам по изучению конопляного стебля /

А.П. Дьяконов //Научно-агрономический журнал. – 1927. – № 1. -С. 34-37.

36.  Конопля; Под ред. П.Ф. Панченко, А.С. Хренникова, Н.Н. Гришко.

– М.: Сельхозгиз, 1938. с. 537.

37.  Конопля;  Под  ред.  Г.И  Сенченко,  А.И.  Аринштейн,

М.А. Тимонина. – М.: Сельхозгиз, 1963. – С. 17-36.

38.  Лесин, Б.В. О характере изменения выхода и качества волокна по

зонам стебля конопли и повышении качества сырья / Б.В. Лесин // Конопля и

лубяные культуры. – 1956, Вып. 23. – С.84-94.

39.  Лотова,  Л.И.  Морфология  и  анатомия  высших  растений  /

Л.И. Лотова.  – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 526 с.

40.  Магитт,  М.С.  Основы  технической  анатомии  лубяных  культур  /

М.С. Магитт. – М.: Сельхозгиз, 1948.-96 с.

41.  Ордина,  Н.А.  Структура  лубоволокнистых  растений  и  ее

изменение в процессе переработки / Н.А. Ордина. – М.: Легкая индустрия,

1978.-127 с.

42.  Ультраструктурный  анализ  лубяных  волокон  /  В.В.  Сальников,

М.В. Агеева,  В.Н. Юмашев,  В.В. Лозовая // Физиология растений. 1993. –

Т. 40, № 3. – С. 458-464.

285

43.  Использование  метода  ЯМР  для  характеристики  интрузивного

роста растительных волокон / А.В. Снегирева, М.В. Агеева, В.Н. Воробьев и

др. //Физиология растений, 2006. – Т 53, № 2. – С. 182-187.

44.  Онтогенетическое  развитие  клеток  волокна  у  разных  генотипов

льна-долгунца /H.JI. Трухановец, В.В. Рубан, В.П. Ильченко, JI.B. Хотылева//

Докл. НАНБеларуси, 2001. – Т. 45, № 2. – С.86-88.

45.  Формирование  флоэмных  волокон  льна  в  условиях  почвенной

засухи / С.Б. Чемикосова, Н.В. Павленчева, О.П. Гурьянов, Т.А. Горшкова //

Физиология растений. 2006. – Т. 53, № 5. – С. 739-746.

46.  Abdel-Massih, R.M. In vitro biosynthesis of l,4-J3-galactan attached to

a  pectin-xyloglucan  complex  in  pea  /  R.M.  Abdel-Massih,  E.A-H.  Baydoun,

C.T. Brett //Planta. 2003. – Vol. 216. – P. 502-511.

47.  Intrusive  growth  of  flax  phloem  fibers  is  of  intercalary  type  /

M.V. Ageeva, B. Petrovska, H. Kieft et al. //Planta. 2005. – Vol. 222. – P.565-574.

48.  Aldaba, V.C. The structure and development of the cell wall in plants I.

Bast  fibers  of  Boehmeria  and  Linum  /  V.C.  Aldaba  //  Amer.  J.  Bot.  –  1927.

Vol. 14. – P. 16-22.

49.  Aloni, R. Role of auxin and gibberellin in differentiation of primary

phloem fibers / R. Aloni//Plant Physiol. 1979. – Vol. 63. – P.609-614.

50.  Aloni,  R.  Role  of  cytokinin  in  differentiation  of  secondary  xylem

fibers/ R.Aloni//Plant Physiol. – 1982. Vol. 70. – P. 1631-1633.

51.  Anderson,  D.B.  A  microchemical  study  of  the  structure  and

development of flax fibers/D.B. Anderson //Amer. J. Bot. – 1927. Vol. 14, № 1. –

P. 187-211.

52.  Asymmetric  expression  of  a  poplar  ACC  oxidase  controls  ethylene

production  during  gravitational  induction  of  tention  wood  /  S.  Andersson-Gunneras, J.M. Hellgren, S. Bjorklund, Sh. Regan, Th. Moritz // The Plant Journal.

2003. Vol. 34. – P.339-349.

53.  Polar-localised  poplar  channel  capable  of  controlling  properties  of

wood-forming cells/M. Arend, A. Stinzing//Planta. – 2005. – Vol. 223.–P.140-148.

286

54.  Awano, T. Xylan deposition on secondary wall of Fagus crenata fiber /

T. Awano, К Takabe, M. Fujita //Protoplasma. 2002.–Vol. 219, № 1-2.–P.106-115.

55.  Baba,  K.  Relation  between  developmental  changes  on  anatomical

structure and on protein pattern in differentiating xylem of tention wood / K. Baba,

T. Asada, THayashi //J. WoodSci. 2000. – Vol. 46. – P. 1-7.

56.   Александров,  В.Г.  Опыт  сравнительной  анатомической

характеристики различных типов льна / В.Г. Александров, М.С. Яковлев //

Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Л., 1934.

57.  Александрова,  Т.А.  Состояние  и  перспективы  селекции  льна-долгунца // Льняное дело. 1994. – № 3. – С. 15-18.

58.  Афонин, МИ. К вопросу о связи анатомического строения стебля

льна с качеством волокна / М И. Афонин, B.C. Прыгун // Сб. науч. трудов

БелНИИЗ земледелия. – Минск, 1978, в. 22. – С. 165-173.

59.  Благовещенская,  З.К.  Возделывание  льна-долгунца  в  Румынии  /

3.К. Благовещенская, М.И. Липовая // Лен и конопля. 1987. – № 2. – С. 47.

60.  Бодров,  И  К.  Влияние  предшественников  и  различных  фонов

удобрений  на  урожай,  качество  и  анатомическое  строение  стеблей  льна

долгунца сорта Л-1120 // Труды ВСХИЗО. 1973. в. 77. С. 76-81.

61.  Богук,  А.М.  Селекция  льна-долгунца  на  повышение  содержания

волокна  /  А.М.  Богук,  М.В.  Сосновская  //  Селекция,  семеноводство  и

технология возделывания лубяных культур.  – М., 1985. – С. 45-48.

62.  Blyth, A. Origin of primary extraxylary stem fibers in dicotyledons /

A. Blyth // Univer. California Publ. Bot. 1958. – Vol. 30. – P. 145-232.

63.  Histochemical  and  supramolecular  studies  in  determining  quality  of

hemp fibres for textile applications / P.M. Bonatti, Ch. Ferrari, B. Focher et al. //

Euphytica. 2004. – Vol. 140. – P.55-64.

64.  Evolution  of  xylem  lignification  and  hydrogeltransport  regulation  /

С. K. Boyce, M. A. Zwieniecki, G. D. Cody et al. // PNAS. 2004. – Vol. 101,

№ 50. – P. 55-58.

287

65.  Bozzola,  J.J.  Electron  Microscopy.  Second  Edition,  /  J.J.  Bozzola,

L.D. Russell. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, Inc., 1999. – 670p.

66.  Carpita N. The cell wall / Biochemistry and molecular biology of plants

// N. Carpita, M. McCann. Am. Soc. of Plant Physiologists. – 2000. – P.52-108.

67.  Chaffey,  N.  A  cytoskeletal  basis  for  wood  formation  in  angiosperm

trees: the involvement of cortical microtubules / N. Chaffey, J. Barnett, P. Barlow//

Planta. – 1999. Vol. 208. – P. 19-30.

68.  Cronier, D. Structure and chemical composition of bast fibers isolated

from developing hemp stem / D. Cronier, B. Monties, B. Chabbert // J. Agric. Food

Chem. 2005. – Vol. 53. – P.8279-8289.

69.  Cronshaw, J. The effect of plant growth substances on the development

of  tension  wood  in  horizontally  inclined  stems  of  Acer  rubrum  seedlings  /

J. Cronshaw, Ph.R. Morey//Protoplasma. -1968. Vol. 65. – P.379-391.

70.  Isolation and an NMR study of pectins from flax (Linum usitatissimum

L.)  /E.A.  Davis,  Colorimetric  method  for  determination  of  sugars  and  related

substances / M. Dubois, K.A. Gilles, J.K. Hamilton et al. // Anal. Chem. 1956. –

Vol. 28. – P.350-356.

71.  Engels,  F.M.  Function  of  Golgi  vesicles  in  relation  to  cell  wall

synthesis  in  germinating  Petunia  pollen.  II.  Chemical  composition  of  Golgi

vesicles and pollen tube wall/F.M. Engels//Acta. Bot. 1974. – Vol. 23. – P.81-89.

72.  Esau, K. Vascular differentiation in the vegetative shoot of Linum. I.

The procambium /K. Esau//Amer. J. Bot. – 1942. Vol. 29. – P. 738-747.

73.  Esau, K. Vascular differentiation in the vegetative shoot of Linum. II.

The first phloem andxylem/K. Esau//Amer. J. Bot. 1943a. – Vol. 30. – P.248-255.

74.  Esau, K. Vascular differentiation in the vegetative shoot of Linum. III.

The origin of bast fibers /К. Esau//Amer. J. Bot. 1943b. – Vol. 30. – P.579-586.

75.  Esau, K. Plant anatomy / K. Esau. New York: John Wiley & Sons Inc.;

London: Chapman & Hall, Ltd, 1953. – 733 p.

76.  Fisher, J.B. Tension wood fibers are related to gravitropic movement of

red mangrove seedlings / J.B. Fisher // J. Plant Res. 2002. – Vol 115. – P. 39-45.

288

77.  Fry, S.C. The growing plant cell wall: chemical and metabolic analysis

/S.C. Fry. London: Longman Sci. and Technic., 1988. – 333 p.

78.  Identification and partial characterization ofproteins and proteoglycans

encrusting the secondary cell walls of flax fibres / R. Girault, I. His, C. Andeme-Onzighi et al //Planta. 2000. – Vol. 211. – P. 256-264.

79.  Cell-wall polysaccharides of developing flax plants / T.A. Gorshkova,

S.E. Wyatt, V.V. Salnikov et al//Plant. Physiol. 1996.-Vol. 110, № 2. – P. 721-729.

80.  Composition and distribution of cell wall phenolic compounds in the

flax (Linum usitatissimum L.) stem tissues / T.A. Gorshkova, V.V. Salnikov, N.M.

Pogodina et al //Ann. Bot. 2000. – Vol. 85. – P. 477-486.

81.  Snap  point:  a  transient  point  in  Linum  usitatissimum  bast  fiber

development/T.A. Gorshkova, V.V. Salnikov, S.B. Chemikosova etal. //Ind. Crops

and Products. 2003. – Vol. 18. – P. 213-221.

82.  Occurrence  of  cell-specific  galactan  is  coinciding  with  bast  fibre

developmental  transition  in  flax  /  T.A.  Gorshkova,  S.B.  Chemikosova,

V. V. Salnikov et al //Ind. Crops and Products. 2004. – Vol. 19. – P. 217-224.

83.  Tissue-specific  processes  during  cell  wall  formation  in  flax  fiber  /

T.A. Gorshkova, M. Ageeva, S. Chemikosova, V. Salnikov // Plant Biosystems.

2005. -Vol. 139, № 1. – P.88-92.

84.  Gorshkova, T. Secondary cell-wall assembly in flax phloem fibers: role

ofgalactans/T. Gorshkova, C. Morvan//Planta. 2006. – Vol. 223. – P. 149-158.

85.  Expansins abundant in secondary xylem belong to subgroup A of the a-expansin gene family / M. Gray-Mitsumune, E.J. Mellerowicz, H. Abe et al // Plant

Physiol. 2004. – Vol. 135. – P. 1552-1564.

86.  Gritsch, C.S. Developmental changes in cell wall structure of phloem

fibres of the bamboo Dendrocalamus asper / C.S. Gritsch, G. Kleist, R.J. Murphy //

Ann. Bot. 2004. – Vol. 94, № 4. – P.497-505.

87.  Gritsch, C.S. Ultrastructure of fibre and parenchyma cell walls during

early  stages  of  culm  development  in  Dendrocalamus  asper  /  C.S.  Gritsch,

R.J. Murphy//Ann. Bot. – 2005. Vol. 95. – P. 619-629.

289

88.  MALDI-TOF MS evidence for the linking of Flax bast fibre galactan to

rhamnogalacturonan backbone / O.P. Gurjanov, T.A. Gorshkova, M. Kabel et al. //

Carbohydr. Polymers. 2007a. – Vol. 67. – P. 86-96.

89.  Tightly  bound  to  cellulose  polysaccharides  of  flax  fibre  cell  wall:

isolation  and  identification  /  O.P.  Gurjanov,  N.N.  Ibragimova,  О.І.  Gnezdilov,

T.A. Gorshkova // Carbohydr. Polymers. 2007. – Vol. 234. – P. 321-332.

90.  Hannuksela,  T.  NMR  structural  determination  of  dissolved  O-acetylated  galactoglucomannan  isolated  from  spruce  thermomechanical  pulp  /

T. Hannuksela, C. Herve du Penhoat / Carbohydrate Research. 2004. – Vol. 339. –

P. 301-312.

91.  Immunocytochemical and chemical analyses of Golgi vesicles isolated

from the germinated pollen of Camellia japonica / Y. Hasegawa, S. Nakamura, S.

Kakizoeetal. //J. Plant Research. – 1998. Vol. 111. – P. 421-429.

92.  Ultrastructural study of secondary wall formation in the stem fiber of

Phyllostachys  pubescens  /  X.-Q.  He,  Y.-Q.  Wang,  Y.-X.  Ни,  J.-X.  Lin  //  Acta

Botanica Sinica. 2000. – Vol. 42 (10). – P. 1003-1008.

93.  Hellgren,  J.M.  Patterns  of  auxin  distribution  during  gravitational

induction  of  reaction  wood  in  poplar  and  pine  /  J.M.  Hellgren,  K.  Olofsson,

B. Sundberg//Plant Physiol.-2004. Vol. 135 (1). – P. 212-220.

94.  Hock,  C.  W.  Microscopic  structure  of  flax  and  related  bast  fibers  /

C. W. Hock//J. Res. Nat Bureau Std. – 1942. Vol. 29. – P. 41-50.

95.  Anatomical  characteristics  of  the  secondary  phloem  in  branches  of

Zelkova serrata Makino / Y-Sh. Hsu, Sh-J. Chen, Ch-M. Lee, L-L. Kuo-Huang //

Bot. Bull. Acad. Sin. 2005. – Vol. 46. – P. 143-149.

96.  Jay, V. Antony van Leeuwenhoek / V. Jay // Arch. Pathol. Lab. Med. -2002. – Vol. 126. – P.658-659.

97.  Effects of applied gibberellins and uniconazol-P on gravitropism and

xylem  formation  in  horizontally  positioned  Fraxinus  mandshurica  seedlings  /

Sh. Jiang, I. Furukawa, T. Honma et al. //J. WoodSci. -1998. Vol. 44. – P. 385-391.

290

98.  Jones, L.  Localization of pectic  galactan in tomato cell wall using  a

monoclonal  antibody  specific  to  (l-4)-fi-D-galactan  /  L.  Jones,  G.  Seymour,

J.P. Knox// Plant Physiol. – 1997. Vol. 113. – P. 1405-1412.

99.  Detection in situ and characterization of lignin in the G-layer of tention

wood fibres of Populus deltoids / J.P. Joseleau, T. Imai, K. Kuroda, K. Ruel //

Planta. 2004. – Vol. 219 (2). – P. 338-345.

100. Jourez,  B.  Anatomical  characteristics  of  tension  wood  and  opposite

wood  in  young  inclined  stems  of  poplar  (Populus  euramericana  cv  "Ghoy")  /

B. Jourez, A. Riboux, A. Leclercq//IAWA J. 2001. – Vol. 22, № 2. – P. 133-157.

101. Influence  of  the  growth  stage  of  industrial  hemp  on  chemical  and

physical  properties  of  the  fibres  /  A.  Keller,  M.  Leupin,  V.  Mediavilla,

E.Wintermantel//Ind. Crops and Products. 2001. – Vol. 13 (1). – P. 35-48.

102. Kerr, E.M. Pre-formed xyloglucans and xylans increase in  molecular

weight  in  three  distinct  compartments  of  a  maize  cell  suspension  culture  /

E.M. Kerr, S.C. Fry//Planta. 2003. – Vol. 217. – P. 327-339.

103. Plant  body  weight-induced  secondary  growth  in  Arabidopsis  and  Its

transcription  phenotype  revealed  by  whole-transcriptome  profiling  /  J.-H.  Ко,

K.-H. Han, S. Park, J. Yang//Plant Physiol. 2004. – Vol. 135. – P. 1069-1083.

104. Kundu, B.C. Origin and development of fibres in Ramie (Boehmeria

nivea Gaud.) /B.C. Kundu, S. Sen //Proc. Nat. Inst. Sci. (India). -1960. Vol. 26. –

P. 190-198.

105. Kundu,  B.C.  Fine  structure  of  Jute  fibre  /  B.C.  Kundu,  N.S.  Rao  //

J. Indian botSoc. – 1975. Vol. 54. P.85-94.

106. Poplar  genes  encoding  fasciclin-like  arabinogalactan  proteins  are

highly expressed in tention wood / F. Lafarguette, J-Ch. Leple, A. Dejardin et al. //

New Phytologist. 2004. – Vol. 164. – P. 107-121.

107. Lamport,  D.T.A.  Salt  stress  upregulates  periplasmic  arabinogalactan

proteins:  using  salt  stress  to  analyse  AGP  function  /  D.T.A.  Lamport,  M.J.

Kieliszewski, A.M. Showalter//New Phytologist. 2006. – Vol. 169. -P.479-492.

291

108. Poplar  potassium transporters capable of  controlling  K+  homeostasis

and K+ -dependent xylogenesis / K. Langer, P. Ache, D. Geiger et al. // The Plant

Journal. – 2002. Vol. 32. – P. 997-1009.

109. Lee, К. B. infrastructure and development of nonarticulated laticifers in

seedlings of Euphorbia maculate L. / К. B. Lee, P.G. Mahlberg //J. Plant Biol. –

1999. Vol. 42, № 1. – P.57-62.

110. Lev-Yadun,  S.  Fibres  and  fibre-sclereids  in  wild-type  Arabidopsis

thaliana/S. Lev-Yadun//Ann. Bot. – 1997. Vol. 80. – P. 125-129.

111. Lev-Yadun, S. Intrusive growth the plant analog of dendrite and axon

growth in animals /S. Lev-Yadun //New Phytologist. – 2001.-Vol. 150.–P.508-512.

112. Lev-Yadun, S. The effect of submergence on ontogeny of cambium and

secondary xylem and on fiber lignification in inflorescence stems of Arabidopsis /

S. Lev-Yadun, M.A. Flaishman //IAWA J. 2001. – Vol. 22, № 2. – P. 159-169.

113. Determination of phenolic structures in flax fibre by solid state 13 С

NMR / G.D. Love, C.E. Snape, M.C. Jarvis, I.M. Morrison // Phytochemistry. -1994. Vol. 35. – P. 489-492.

114. Temporal and spatial regulation of pectin (1-4) – fi-D-galactan in cell

walls  of  developing  Pea  cotyledons:  implications  for  mechanical  properties  /

L. Mc Cartney, A.P. Ormerod, M.J. Gidley, J.P. Knox // Plant J. 2000. – Vol. 22. –

P. 105-113.

115. Cell  wall  pectic  (l-4)-p-D-galactan  marks  the  acceleration  of  cell

elongation in the Arabidopsis seedling root meristem / L. McCartney, C.G. Steele-King, E. Jordan, J.P. Knox//Plant J. 2003. – Vol. 33. – P.447-454.

116. Plant  fibres:  botany,  chemistry  and  processing  for  industrial  use  /

G.J. McDougall, I. M. Morrison, D. Stewart et al. //J. Sci. Food Agric. 1993. –

Vol. 62. – P. 1-20.

117. Unravelling  cell  wall  formation  in  the  woody  dicot  stem  /

E.J.  Mellerowicz,  M.  Baucher,  B.  Sundberg,  W.  Boerjan  //  Plant  Molecular

Biology. – 2001. Vol. 47. – P.329-274.

292

118.  Ипатов  А.М.  Теоретические  основы  механической  обработки

лубяных культур / А. М. Ипатов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 144 с.

119. Валько  М.І.  Визначення  оптимальної  кількості  пар  м’яльних

вальців  у  лінії  підготовки  лляної  сировини  до  котування  /  М.  І.  Валько,

О.  П.  Домбровська,  С.  М.  Коб’яков,  //  Проблеми  легкої  и  текстильної

промисловості України. – 2004. – № 1(8). – С. 92-95.

120. Левитский  И.  Н.  Совершенствование  процессов  обескостривания

лубяных волокон : автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.18.03 / И. Н. Левитский ;

Костромской технологический ин-т. – Кострома, 1983. – 25с.

121. Meloche, Ch.G. A cortical band of gelatinous fibers causes the coiling

of redvine tendrils: a model based upon cytochemical and immunocytochemical

studies / Ch.G. Meloche, J.P. Knox, КС. Vaughn // Planta. 2007. – Vol. 225. –

P. 485-498.

122. Environmental  and  auxin  regulation  of  wood  formation  involves

members of the Aux/IAA gene family in hybrid aspen / R. Moyle, J. Schrader,

A. Stenberg et al. //Plant J. 2002. – Vol. 31, № 6. – P. 675-685.

123. Nageli, C. Ueber den inneren Bau der vegetabilischen Zellmembranen /

C. Nageli//Sitzungsd. Bay. Akad. Wiss. Munchen. – 1864. Vol. 2. P. 114-171.

124. Transcript profiling of  Eucalyptus  xylem genes  during tension wood

formation /E. Paux, V. Carocha, C. Marques et al. //New Phytologist. 2005. – Vol.

167. – P.89-100.

125. Lignification and tension wood / G. Pilate, B. Chabbert, B. Cathala et

al. //C. R. Biologies. 2004. – Vol. 327. – P.889-901.

126. Tension wood as a model for functional genomics of wood formation /

G.  Pilate,  A.  Dejardin,  F.  Laurans,  J.  -Ch.  Leple  //  New  Phytol.  2004b.  –

Vol. 164.– P.63-72.

127. Orientation  of  microfibrils  and  microtubules  in  developing  tension-wood  fibres  of  Japanese  ash  (Fraxinus  mandshurica  var.  japonica)  /

A.K.M.A.  Prodhan,  R.  Funada,  J.  Ohtani  et  al.  //Planta.  1995a.  –  Vol.  196.  –

P.577-585.

293

128. Ultrastructural  investigation  of  tension  wood  fibre  in  Fraxinus

mandshurica Rupr. var. japonica Maxim /A.K.M.A. Prodhan, J. Ohtani, R. Funada

etal. //Annals of Botany. 1995b. – Vol. 75. – P. 311-317.

129. Ramsey,  J.C.  Ultrastructural  aspects  of  early  stages  in  cotton  fiber

elongation/ J.C. Ramsey //Amer. J. Bot. – 1976. Vol. 63, № 6. – P. 868-876.

130. Protein-  and  pH-dependent  binding  of  nascent  pectin  and

glucuronoarabinoxylan  to  xyloglucan  in  Pea  /  S.E.  Rizk,  R.M.  Abdel-Massih,

E.A.H. Baydoun, C.T. Brett//Planta. 2000. – Vol. 211. – P. 423-429.

131. Roach,  M.J.  Microarray  analysis  of  flax  (Linum  usitatissimum  L.)

stems identifies transcripts enriched in fibre-bearing phloem tissues / M.J. Roach,

M.K. Deyholos//Mol. Genet Genomics. 2007. – Vol. 278, № 2. – P. 149-165.

132. Roelofsen, P.A. Contradictory data of spiral structure in the secondary

cell wall of fibres of flax, hemp and ramie/ P.A. Roelofsen // Textile Res. J. –

1951.– Vol. 21. P. 412-418.

133. Roland,  J-C.  Dynamique  du  positionnement  de  la  cellulose  dans  les

parois des fibres textiles du lin (Linum usitatissimum) / J.-C. Roland, M. Mosiniak,

D. Roland//Acta Bot. Gallica. – 1995. Vol. 142. – P.463-484.

134. Cotton  fiber  initiation  and  histodifferentiation  //  Ryser,  U.  Cotton

fibers. Developmental biology quality improvement, textile processing / U. Ryser.

New York: Haworth Press, 1999. – P. l-45.

135. Sachs, T. The induction of fibre differentiation in Peas / T. Sachs //

Annals of Botany. – 1972. Vol. 36. – P. 189-197.

136. Salnikov, V. V. Microscopy of cell wall formation in flax bast fibre /

V. V. Salnikov, J.E.G. van Dam, V.V. Lozovaya //Natural Fibres. 1998. – Vol. 2. –

P. 187-194.

137. Schoch-Bodmer,  H.  Das  spitzenwachstum  der  fasern  bei  Linum

perenne  L.  /Н.  Schoch-Bodmer,  P.  Huber//Experientia.–1945.  Vol.  1/9.–P.327-328.

138. Characterisation of grass fibres / M. Sfiligoj Smole, T. Kreze, S. Strnad

et al. // Jornal of material science. 2005. – Vol. 40. – P. 5349-5353.

294

139. Fractionation and characterization of polysaccharides from abaca fibre /

R.Sun, J.M. Fang, A. Goodwin et al. // Carbohydrat Polimers. 1998a. – Vol. 37. –

P. 351-359.

140. Isolation  and  characterization  of  polysaccharides  from  abaca  fibre  /

R. Sun, J.M. Fang, A. Goodwin et al. // J. Agric. Food Chem. 1998b. – Vol. 46. –

P. 2817-2822.

141. Tammes,  T.  Der  Flachsstengel.  Eine  statistisch-anatomische  /

T. Tammes. Haarlem: Erven Loosjes, 1907. – 285p.

142. Tiwari, S.C. Cotton (Gossypium hirsutum) seed trichomes expand via

diffuse  growing  mechanism  /  S.C.  Tiwari,  T.A.  Wilkins  //  Can.  J.  Bot.  1995.

Vol. 73. – P.746-757.

143. Tomlinson,  P.B.  Development  of  nonlignified  fibers  in  leaves  of

Gnetum gnemon (Gnetales) / P.B. Tomlinson, J.B. Fisher // American Journal of

Botany. – 2005. Vol. 92. – P. 383-389.

144. Plant growth and development: Plant fiber formation, Chapter MS 46 //

van  Dam,  J.E.G.  Encyclopedia  of  Applied  plant  sciences  /  J.E.G.  van  Dam,

T.A. Gorshkova. Academic Press, Elsevier Ltd., – 2003. P. 87-96.

145. Immunolocalization  of  b-(l-H)  and  b-(l—>6)-D-galactan  epitopes  in

cell wall and Golgi stacks of developing flax root tissues / M. Vicre, A. Jauneau,

J.P. Knox, A. Driouich //Protoplasma. – 1998. Vol. 203. – P. 26-34.

146. Vignon, M.R. Structural features ofpectic polysaccharides isolatedfrom

retted  hemp  bast  fibres  /  M.R.  Vignon,  C.  Garcia-Jaldon  //  Carbohydrate

Research.– 1997. – Vol. 296.-P. 249-260.

147. Wang, B. Study of structural morphology of hemp fiber from the micro

to the nanoscale / B. Wang, M. Sain, K. Oksman // Appl. Compos. Mater. 2007. –

Vol. 14, № 2. – P. 89-103.

148. Wloch, W. Intensive change of inclination of cambial initials in Picea

abies (L.) Karst. tumours. / W. Wloch, E. Mazur, P. Kojs // Trees Structure and

Function. – 2001. – Vol. 15, № 8. – P. 498-502.

295

149. Крагельский И.В. Элементы анализа плющильного процесса / И.

В. Крагельский // Льнопенькоджутовая промышленность. – 1933. – № 5. –

С. 25.

150. Крагельский  И.В.  Физические  свойства  лубяного  сырья  /

И.В. Крагельский. – М. : Гизлегпром, 1939. – 470 с.

151. Крагельский И.В. Физические свойства лубяного сырья /          И.В.

Крагельский. – М. : Легкая индустрия, 1983. – 470 с.

152. Переработка  льносоломы  и  стеблей  конопли  на  луб.  –  М.:

ЦНИИТЭИ легпром, 1973. – 18 с.

153. Сивцов А.Н. Первичная обработка лубяных волокон/ А.Н. Сивцов.

– М. : Гизлегпром, 1949. – 434 с.

154. Лесик  Б.В.  Первичная  обработка  конопли  /  Б.В.  Лесик,

В.И. Буянов. – М. : Сельхозгиз, 1978. – 211 с.

155. Первичная  обработка  лубяных  волокон  /  В.В.  Марков,

Н.Н. Суслов, В.Г. Трифонов, О.М. Ипатов. – М.: Легкая индустрия, 1974. –

416 с.

156. Суслов  Н.Н.  Элементы  теоретического  анализа  процесса

плющения  стеблей  лубоволокнистых  растений  /  Н.Н.  Суслов  //  Труды

ВНИИЛК. – М. : Гизлегпром, 1958. – С. 28-50.

157. Суслов  Н.Н.  Силы,  действующие  на  материал  в  поле  рифленой

пары  мяльной  машины  /  Н.Н.  Суслов,  М.М.  Барбаков  //  Технология

текстильной промышленности. – 1960. – № 4. – С. 50-53.

158. Ипатов  А.М. О нарушении связи между  волокном и древесиной

при перемещении пряди по кромке / А.М. Ипатов // Технология текстильной

промышленности. – 1965. – № 4. – С. 44-45.

159. Ипатов  А.М.  Явления  изгиба  в  кругло-рифленных  вальцах  /

А.М. Ипатов, Б.И. Смирнов // Технология текстильной промышленности. –

1967. – № 2. – С. 38-41.

296

160. Смирнов  Б.И.  О  рациональном  процессе  мятья  при  выделении

льняного  луба  /  Б.И.  Смирнов  //  Сб.  науч.  тр.  КТИ.  –  Вып.  13.  –  М.:

Гизлегпром, 1958. – С. 51-69.

161. Смирнов Б.И. Определение силы связи в льняной соломе и тресте /

Б.И. Смирнов // Технология текстильной промышленности. – 1961. – № 4. –

С. 26-29.

162. Суслов  Н.Н.  Применение  электротензометрирования  в  изучении

мяльного процесса / Н.Н. Суслов, М.М. Барбаков // Технология текстильной

промышленности. – 1959. – № 1. – С. 75-79.

163. Ипатов А.М., Левитский И. Н. Об общем характере механических

процессов  первичной  обработки  лубяных  волокон  /  А.М.  Ипатов,

И.Н. Левитский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. –

1975. – № 3. – С. 22-26.

164. Лукьяненко  П.В.  Разработка  процесса  выделения  длинного

волокна льна на основе скребково-трепальных рабочих органов: дис. … канд.

техн. наук: 05.18.03 / П.В. Лукьяненко. – Глухов, 1997. – 184 с.

165. Dmirous P., Hochman M. Flax,  Hemp  and  allied  fibers in the Czech

Republic // Euro flax. – 2003. – № 2. – Р. 4-5.

166. Ткачева  Т.М.  Пути  модификации  льняных  волокон:  монографія/

Т.М. Ткачева, Л.А. Чурсина. – К.: Наук. світ, 2004. – 96 с.

167. Кузьмина  Т.О.  Интенсификация  микробиологических  процессов

приготовления  льняной  тресты  /  Т.О.  Кузьмина,  А.А.  Тихосова  //  Вестник

Херсонского нац. техн. ун-та. – 2011. – № 1 (40). – С. 279-82.

168. Кузьміна  Т.О.  Якість  і  стандартизація  модифікованих  лляних

волокон: монографія / Т.О. Кузьміна, Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова. – Херсон:

Олді-плюс, 2009. – 416 с.

169.  Kozlowski R. E u r o f l a x newsletter Information Bulletin of the

FAO/ESCORENA/R.  Kozlowski,  M.  Mackiewicz-Talarczyk  //  European

Cooperative Research Network on Flax and other Bast Plants. – 2006. – № 1(25),

June. – Р. 23-27.

297

170. Enquete sur la consummation mondiale de fibres habillement. Coton,

laine, linet fibres chimiques concurrences. Consommation de fibres par habitant et

balances commerciales des files et produits textiles, en equivalent de fibre brute.

Supplement 1990, 1991, 1992. Rome Italy. FAO. 1994. – 34 p.

171. Mohamed  K.A.  An  economic  study  for  fiber  crops  [cotton,  flax]  in

A.R.E. (Egypt) Zagazig Univ., Moshtohor (Egypt). Faculty og Agriculture, 1990. –

193 p.

172. Коропченко С.П. До питання виділення лубу конопель у вигляді

однорідної маси / С.П. Коропченко, В.С. Хилевич // Наук. вісн. Нац. аграр.

ун-ту. – 2000. – № 24. – С. 159-162.

173. Коропченко  С.П.  Виділення  лубу  конопель  інтенсивними

механічними  діями  /  С.П.  Коропченко  //  Вісн.  Сумського  аграр.  ун-ту.  –

Суми, 2001. – Вип. 6. – С. 61-63.

174. Пат.  55242  Україна,  МПК7  D  01  В  1/10.  Спосіб  виділення

однотипного  лубу  зі  стебел  насіннєвих  конопель  /  С.П.  Коропченко,

Р.Н. Гілязетдінов ; заявник і патентовласник Ін-т луб’яних культур УААН . –

№ 34576 ; заявл. 05.08.2002 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. – 2 с.

175. Гілязетдінов  Р.Н.  До  питання  одержання  однотипного  волокна

льону / Р.Н. Гілязетдінов, С.П. Коропченко, В.І. Макаев // Зб. наук. пр. Нац.

агр. ун-ту. – К., 2007. – С. 130-132.

176. Кебец  О.М.  Вплив  вологості  трести  на  та  закостиченність

однотипного  волокна  льону  Селекція,  технологія  вирощування  і  збирання

луб'яних культур : зб. наук. пр. / Ін-т луб’яних культур УААН. – Глухів : ІЛК,

2001. – С. 160-168.

177.  Мєшков  Ю.Є.  Розробка  технологічного  процесу  одержання

короткого  лляного  волокна  підвищеної  якості:  Дис.  канд.  техн.  наук:

05.18.03. – Херсон, 2007. – 161 с.

178. А.с. № 199833 СССР, А D 01 В1 / 16., D 01 Ст 9 / 02. Устройство

для отделения костры от отходов трепания лубяных волокон / Е. Павловский

(СССР). Б.И. – 1985. – № 47.

298

179. Чувин  А.И.  Об  использовании  специфических  свойств  льна  при

его переработке // Актуальные  переработки  льна в современных  условиях:

Материалы Международной научно-техническая конференции  (7-8 октября

2004 г.). – Кострома: КГТУ, 2004. – 7 с.

180. Лаврентьева  Е.П.  Проблемы  использования  котонина  //

Текстильная  пром-сть. – 2001. –  № 3. – С. 65-66.

181. Нестеренко  Л.В.  Сучасні  тенденції  розвитку  лляної  галузі  //

Проблемы  лёгкой  и  текстильной    промышленности    Украины.  –  2004.  –

№ 1(8). – С. 121-123.

182. Валько  М.І.  Наукові  основи  технологічних  процесів  одержання

модифікованого лляного волокна: Автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.18.03 /

ХДТУ. – Херсон, 2002. – 36 с.

183. Нестеренко  Л.В.  Розробка  технології  одержання  однорідного

льняного волокна: Дис. канд. техн. наук: 05.18.03. – Херсон, 2005. – 192 с.

184. Омельчук А., Драница Л. «Лярош» котонизирует белорусский лен

// Текстильная промышленность. – 2000. – № 5. – С. 39.

185. Лаврентьева  Е.П.  Лен  в  хлопчатобумажной  промышленности.

Опыт  использования  и  перспективы  //  Текстильная  промышленность.  –

1998.– № 4. – С. 32-33.

186. Воробьева  И.Г.  Разработка  физико-химического  способа

получения волокна из луба кенафа и конопли: Автореферат дис. канд. технич

наук: 05.18.03. – Кострома, 1993. – 24 с.

187. Граничкова З.П. Новые способы приготовления льняной тресты. –

М.: ЦНИИТЭИлегпром. 1974. – С. 5 – 36.

188. Чувин  А.В.  Использование  химических  веществ  при  замочке

льносоломы  перед  пропариванием  //  Известия  ВУЗов.ТТП.1985.  –  №  2.  –

С. 23-26.

189. Сидоров М.И., Храмцов В.Н., Алексеева З.Ф. Общая технология

переработки лубяных волокон. – М.: Легкая индустрия. 1980. – 320 с.

299

190. Передовой  опыт  работы  льнозаводов  с  цехами  мочки  льняной

соломы. Льняная промышленность. Обзор. вып. 3. – М.: 1977. – 12 с.

191. Ипатов  А.И.  Об  использовании  химических  веществ  в  процессе

пропаривания льносоломы. // Известия ВУЗов. ТТП. 1985. – № 3. – С. 16-20.

192. Артёмов  А.В.  Диоксины  в  текстильной  промышленности  //

Легромиздат, 2001. – № 6 (32). – С. 17 – 19.

193. Иовлева М.М.  Некоторые современные представления  в области

структуры и свойств целлюлозы. //Химические волокна. 1993. – № 2. – С.7-9.

194. Лебедева  В.И.,  Шибанова  СЮ.  Изучение  процесса

облагораживания льняной целлюлозы. // Известия ВУЗов. ТП. 1989. – № 3. –

С. 66-68.

195. Гребёнкин  А.Н.,  Легезина  Г.И.,  Макаров  А.Е.  Влияние  способа

обработки  лубяного  волокна  на  его  физико-  механические  свойства  //

Материалы  юбилейной  научно-  технической  межвузовской  конференции

СПГУТД. Часть III. Санкт – Петербург. 2000. – С.38- 39.

196. Григорян  Э.Л.,  Губина  СМ.,  Завадский  А.Е.,  Мельников  Б.Н.

Влияние  токов  СВЧ  на  физико-механические  свойства  хлопчатобумажных

тканей  и  надмолекулярную  структуру  целлюлозы.  //  Известия  вузов.  ТТП.

1990. – № 1. – С. 57- 60.

197.  Гребёнкин А.Н. Расширение ассортимента и повышение качества

материалов  на  основе  натуральных  волокон  путем  разработки  новых

способов  модификации  структуры  лубяных  волокон  под  воздействием

различных  физических  полей  //  Тезисы  доклада  научно  практической

конференции  "Перспективные  материалы  и  изделия  текстильной  и  легкой

промышленности" СПГУТД. Санкт -Петербург. 1994. – С. 33- 39.

198. Чувин  А.И.,  Исмаилова  И.А.  Получение  тресты  варкой  под

давлением // Лен и конопля. 1984. – № 5. – С.32-33.

199. Иванов  А.И.  Совершенствование  термохимического  способа

получения  льнотресты//ЭН  ЦНИИТЭИлегпром.  Серия  «Текстильная

промышленность». Отечественный опыт. 1986. – № 16. – С.1-26.

300

200. Петров  В.П.,  Гребёнкин  А.Н.  Влияние  способа  первичной

обработки  льносоломы  на  величину  выхода  длинного  льноволокна  //

Межвузовский  сборник  научных  трудов  ЛИТЛП  им.  С.М.  Кирова

"Повышение  эффективности  производства  на  основе  снижения

материалоемкости  продукции  текстильной  и  легкой  промышленности".

Ленинград. 1990. – С.73-77.

201. Чувин  А.И.,  Исмаилова  И.А.  Влияние  температурно-временного

режима химической варки льняной соломы в автоклаве на выход и качество

длинного волокна // Известия ВУЗов. ТТП. 1985. – № 1. – С. 30-32.

202. Трери М.М., Егоров М.Е. Переработка сырья из рулонов // Лен и

конопля. 1984. – № 1. – С. 26-27.

203.  Егоров М.Е., Моторина А.И. Приготовление тресты в паковках //

Лен и конопля. 1984. – № 5. – С. 35.

204. Владимирцева Е.Л., Шаркина Л.В., Блиничева И.Б. Использование

низкотемпературной  плазмы  в  процессах  подготовки  льняных  тканей  //

Известия ВУЗов. Текстильная промышленность. 1993 – № 2(4). – С. 63-65.

205. Безукладников А.Б., Гребёнкин А.Н., Стрелков A.A., Тугуши Л.А.

Изучение  особенностей  молекулярной  подвижности  предварительно

активированных текстильных материалов //Тезисы доклада Международной

научно – технической конференции "Основные направления развития НТП в

текстильной и легкой промышленности". Барнаул–20 октября 1986.– С.12-20.

206. Соколов  О.М.,  Чичугин  Д.Г.  Деструкция  полимеров  древесины

плазмохимическим методом // Тезисы доклада Всероссийской конференции

«Химия  и  технология  растительных  веществ».  Сыктывкар  25-30  сентября

2000. – С. 11-14.

207. Дроздов В.Г. Использования метода наложения поля колебаний в

процессах  промышленного  приготовления  тресты  //  РЖ  ВИНИТИ.  Легкая

промышленность 1983. – № 10. – реф. 11Б18. – Деп. в ЦНИИТЭИлегпром

06.07.83. – № 764. – дп. – Д83.КТИ. Кострома. 1983. – 3с.

301

208. Суслов Н.И. Потребление кислорода воздуха при пневматической

аэрации мочильной жидкости // Известие ВУЗов. ТПП. 185. – № 2. – С.18-20.

209. Vaiu  F.,  Muresan  R.,  Muresan  A.  Lintensifscation  du  processus  de

preparation  des  matieres  de  chanvre  a  l’aide  des  champs  electromagnetiqnes

//Bul.Inst.Poiltehn.Jasi. 1982. Sec.6.28. № 1-4. – Р. 21-25.

210. ISO  2370:1980  Textiles;  Determination  of  fineness  of  flax  fibres;

Permeametric methods.

211. Веб сайт European Industrial Hemp Association http://www.eiha.org.

212. ASTM D6798 – 02(2007) Standard Terminology Relating to Flax and

Linen.

213. ASTM  D6961  /  D6961M  –  09  Standard  Test  Method  for  Color

Measurement of Flax Fiber.

214. Akin, D. E., H. H Epps, D. D. Archibald, and H. S. S. Sharma. 2000.

Color  measurement  of  flax  retted  by  various  means.  Textile  Res.  J.  70(10):

Р. 852-858.

215. http://colorlab.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&i

d=15&Itemid=141.

216. ASTM D7025 – 09 Standard Test Method for Assessing Clean Flax

Fiber Fineness.

217. ASTM D7076 – 10 Standard Test Method for Measurement of Shives

in Retted Flax.

218. Мохер  Ю.В.,  Жуплатова  Л.М.,  Головий  А.В.,  Овсянко  И.В.,

Дудукова  С.В.  Льноводство:  требования  к    качеству  сырья  //  Сборник

научных  трудов  Института  лубяных  культур  УААН.–  Вып.  4.–  Глухов:

2007.– С. 205-209.

219. Наказ  Держспоживстандарта  України  N  274  від  29  липня  2009

року  "Про  затвердження  національних  стандартів  України,  скасування

нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту

від 15.07.2009 N 258".

302

220. ДСТУ 5015-2008. Волокно лльяне коротке. Технічні умови. – На

заміну  ГОСТ  9394-76;  введ.  12.06.08.  –  К.:  Держспоживстандарт  України,

2008. – 10 с.

221. ДСТУ  4149:  2003.  Треста  лляна.  Технічні  умови.  –  На  заміну

ГОСТ 24383-89; введ. 01.01.04. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. –

14 с.

222. ГОСТ 14897-69. Солома лняная. – На заміну ГОСТ 6560-59; вед.

14.08.69. – М.: Госстандарт СССР, 1969. – 16 с.

223. ДСТУ 4015-2001. Лен тіпаний. Технічні умови. – На заміну ГОСТ

10330-76; введ. 30.03.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2001. – 14 с.

224. ГОСТ  27024-86.  Солома  конопляная.  Технические  условия.  –

взамен ГОСТ 11008-64; введ. 12.08.86. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 14 с.

225. ОСТ  Луб  конопляный  южных  районов.  Технические  условия.  –

Взамен ТУ 17-10-1391-75; введ. 01.01.92. – М.: Изд-во стандартов, 1961. – 4 с.

226. ГОСТ  27345-87.  Треста  конопляная.  Технические  условия;

введ.01.07.88. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 14 с.

227. ГОСТ  9993-74.  Пенька  короткая;  введ.  15.07.75.  –  М.:  Изд-во

стандартов, 1981. – 10 с.

228. ГОСТ  3274.5-98  Волокно  хлопковое.  Методы  определения

длины.– М.: Изд-во стандартов, 1998. – 12 с.

229. ГОСТ Р 53483-2009  Волокно льняное  модифицированное сырое.

Методы испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 2009. – 4 с.

230. Соловьев  А.Н.  Система  «текс»  для  оценки  толщины  волокон  и

нитей // Технология текстильной промышленности, 1962. – № 2. – С. 36.

231. Богатов А.В., Кукин Г.Н. Определение тонины волокна и нитей по

системе «текс». – М.: Стандартизация, 1961.-№ 9. – С. 54.

232. Чурсина  Л.А.,  Валько  Н.И.,  Клевцов  К.Н.  Новый  метод  оценки

качества  льносырья.  Ресурсозберигающие  технологии  в  первичной

переработке волокон. Сборник научных трудов. Киев. – 1995. – С.39-40.

303

233. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Ч.ІІІ.

М.: Легкая индустрия, 1967. – С. 358-378.

234. Кукин  Г.Н.,  Соловьев  А.Н.  Текстильное  материаловедение.  Ч.ІІ.

М.: Легкая индустрия, 1964. – 374 с.

235. Валько  М.І.  Оцінювання  якості  льоносировини  за  кольором//

Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1998. – № 1. –

С. 159-161.

236. Корицкий  К.И.  Основы  проектирования  свойств  пряжи.  –  М.:

Гизлегпром, 1963. – 246с.

237. Кукин  Г.Н.,  Соловьев  А.Н.  Текстильное  материаловедение

(исходные текстильные материалы). – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 356с.

238. Структура волокон / Под ред. Д.В.С. Хирла, Р.Х. Петерса. – М.:

1969. – 247с.

239. Гілязетдінов  Р.Н.  Розвиток  наукових  основ  створення

інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: Дис. д-ра.

техн. наук : 05.18.01. – Глухів, 2009. – 324 с.

240. Лапшин А.Б., Пашин Е.Л. Влияние отдельных дефектов структуры

слоя стеблей льна на вариацию сил натяжения при трепании / А.Б. Лапшин,

Е.Л. Пашин // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1999.–

№ 6. – С. 18-20.

241. Андреев  В.В.  Изучение  некоторых  конструктивных  и

технологических факторов процесса трепания волокна / В.В. Андреев, И.Ю.

Мастейкене-Пакалкайте // Сб. науч. тр. ЦНИИЛВ. – М.: Легкая индустрия,

1965. – С. 20-39.

242. Кузнецов Г.К. Изменение массы слоя  волокна в зоне трепания /

Г.К. Кузнецов, В.И. Савиновский, Т.К. Лихачева // Технология текстильной

промышленности. – 1984. – № 5. – С. 12-14.

243. Кузьминский  А.Б.  Теоретические  основы  процесса  трепания

лубяных волокон / А.Б. Кузьминский. – М.; Л.: Гизлегпром, 1940. – 218 с.

304

244. Кузьминский А.Б. Элементы теории трепания лубяного волокна /

А.Б.  Кузьминский.  –  М.:  ВНИТО  текстильной  промышленности,  1936.  –

С. 84-87.

245. Панов  Д.Н.  О  некоторых  вопросах  теории  процесса  трепания

лубяных волокон / Д.Н. Панов // Технология текстильной промышленности.

– 1963. – № 4. – С. 42-44.

246. Савиновский  В.И.  К  динамике  процесса  удаления  костры,

связанной  с  волокном,  при  трепании  /  В.И.  Савиновский  //  Технология

текстильной промышленности. – 1977. – № 2. – С. 26-29.

247. Савиновский В. И. Кинематика слоя волокна в процессе трепания

наклонными  и  винтовыми  бильными  планками  /  В.И.  Савиновский  //

Технология текстильной промышленности. – 1985. – № 4. – С. 14-16.

248. Савиновский  В.И.  Фактическое  натяжение  волокна  и  его

зависимость от регулируемых параметров при трепании / В.И. Савиновский,

Б.А. Якушевский // Технология текстильной пром-ти. –1980.–№ 1. – С. 23-26.

249. Киселев М.В. Моделирование строения льняного чесаного волокна

и процесса дробления льняных  комплексов: монография / М.В. Киселев. –

Кострома: Изд-во КГТУ, 2009. – 110 с.

250. Киселев М.В. Моделирование формы и прочности элементарного

льняного  волокна  /  М.В.  Киселев,  Р.П.  Войцеховский,  Д.В.  Голубков,

А.А. Смирнов // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности.

– Иваново: ИГТА. – 2006. – № 2. – C. 36-43.

251. Исследование  характеристик  строения  навески  льняного

технического  волокна  /Р.В.  Корабельников,  М.В.  Киселев,

Р.П.  Войцеховский,  Д.В.  Голубков,  А.А.  Смирнов  //Известия  ВУЗов.

Технология текстильной пром-ти. – Иваново: ИГТА. – 2006. – № 3.– С. 67-73.

252. Киселев  М.В.  Методика  определения  некоторых  геометрических

характеристик  комплексов  льняных  волокон  /  М.В.  Киселев,

Р.П.  Войцеховский,  А.А.  Смирнов  //  Известия  ВУЗов.  Технология

текстильной промышленности. – Иваново: ИГТА. – 2006. – № 4. – C. 43-52.

305

253. Киселев  М.В.  Построение  модели  прочности  элементарного

льняного  волокна  /М.В.  Киселев,  Р.П.  Войцеховский,  А.А.  Смирнов  //

Известия  ВУЗов.  Технология  текстильной  промышленности.-  Иваново:

ИГТА. – 2006. – № 6. – С.76-84.

254. Киселев  М.В.  Конечно-элементное  представление  механических

моделей  вязкоупругих  волокон  и  нитей.  Известия  ВУЗов.  Технология

текстильной промышленности. – Иваново: ИГТА. – 2006. – № 6. – С.56-58.

255. Киселев  М.В.  Математическое  моделирование  разрушения

комплекса  льняных  волокон  /  М.В.  Киселев,  А.А.  Смирнов  //  Известия

ВУЗов.  Технология  текстильной  промышленности.  –  Иваново:  ИГТА.  –

2007.– № 1. – С.34-38.

256. Киселев  М.В.  Математическое  моделирование  контактных

явлений в процессе вытягивания / М.В.Киселев, А.М. Киселев, А.П.Соркин //

Известия  ВУЗов.  Технология  текстильной  промышленности.  –  Иваново:

ИГТА. – 2007. – № 6. – С.68-73.

257. Киселев  М.В.  Конечно-элементное  представление  механических

моделей вязкоупругих волокон и нитей / М.В. Киселев, Р.В. Корабельников //

Известия  ВУЗов.  Технология  текстильной  промышленности.  –  Иваново:

ИГТА. – 2008. – № 2. – С.78-78.

258. Клевцов  К.Н.  Физико-механический  анализ  теории  трепания  /

К.Н.  Клевцов  //  Вестник  Херсонского  государственного  технического

университета. – 2002. – № 3(16). – С.136-140.

259. Клевцов  К.Н.  Теоретические  предпосылки  к  расчету  мощности

барабанных  трепальных  секций  /  К.Н.  Клевцов  //  Проблемы  легкой  и

текстильной промышленности Украины. – Херсон: ХГТУ, 2003. – № 1(7). –

С. 70- 74.

260. Клевцов  К.М.  Проблеми  раціонального  використання  рослинної

сировини  /  К.М.  Клевцов,  М.С.  Агеєв,  В.М.  Громико  //  Праці  Таврійської

державної агротехнічної академії. – Вип.18. – Мелітополь: ТДАТА, 2004. –

С. 46- 50.

306

261. Клевцов  К.Н.  Проблемы  первичной  подготовки  лубяного  сырья

для  получения  целлюлозных  материалов  /  К.Н.  Клевцов,  В.Н.  Громико  //

Проблемы  легкой  и  текстильной  промышленности  Украины.  –  Херсон:

ХГТУ, 2004. – № 2(9). – С. 40-43.

262. Клевцов  К.Н.  Кинетические  особенности  основных

закономерностей в процессе выделения костры / К.Н. Клевцов // Проблемы

легкой и текстильной промышленности Украины. – Херсон: ХНТУ, 2005. –

№ 1(10). – С.38- 43.

263. Клевцов К.М. Перспективи одержання однотипного лубу конопель

та  льоноволокна  з  заданими  кінцевими  властивостями  /  К.М.Клевцов,

С.П.  Коропченко,  В.А.  Больбатенко,  С.В.  Барвет  //  Проблемы  легкой  и

текстильной промышленности Украины. – Херсон: ХНТУ, 2007. – № 1(13). –

С. 60- 64.

264. Клевцов  К.М.  Розробка  технології  одержання  волокна  луб’яних

культур із заданими кінцевими геометричними параметрами / К.М. Клевцов,

В.А.  Больбатенко,  С.В.  Барвет,  С.В.  Берднікова  //  Легка  промисловість.  –

2008. – № 1. – С. 48- 49.

265. Клевцов  К.М.  Пріоритетні  напрямки  розвитку  галузі  первинної

переробки  луб’яних  волокон  /  К.М.  Клевцов,  С.П.  Коропченко,

В.А.  Больбатенко,  С.В.  Барвет  //  Проблемы  легкой  и  текстильной

промышленности Украины. – Херсон: ХНТУ, 2008. – № 1(14). – С. 89-93.

266. Клевцов К.М. Розробка технології первинної переробки конопель

для  одержання  армуючих  матеріалів  /К.М.  Клевцов,  В.А.  Больбатенко  //

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.–2008.–

№ 5(43). – С. 231-236.

267. Пат. 32928 Україна, МПК7 D 01 B 1/00. Пристрій для виділення

костриці  з  луб’яної  сировини  /  К.М.  Клевцов,  С.П.  Коропченко,

В.А.Больбатенко,  С.В.  Барвет;  заявник  і  патентовласник  Херсонський

національний  технічний  університет.  –  №U  2009  800074;  заявл.  02.01.08;

опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

307

268. Пат. 45744 Україна, МПК7 D 01 B 1/00. Пристрій для виділення

волокна зі стебел луб’яних рослин /К.М. Клевцов, О.А. Соболев, О.В. Князєв;

заявник і патентовласник Херсонський національний технічний університет.

– №U 2009 05551; заявл. 01.06.09; опубл. 25.11.09, Бюл. № 22.

269. Пат.  49279  Україна,  МПК7  D  01  B  1/00.  Спосіб  одержання

збагаченого  волокна  лубоволокнистих  культур  /  С.П.  Коропченко,

Б.І.Москаленко,  К.М.  Клевцов,  О.А.  Соболев;  заявник  і  патентовласник

Херсонський національний технічний університет. – №U  2009 11091; заявл.

02.11.09; опубл. 26.04.10, Бюл. № 8.

270. Клевцов  К.М.  Підвищення  ефективності  процесу  м’яття  льону

олійного / К.М. Клевцов, О.А. Соболев, // Сільськогосподарські машини: зб.

наук. статей – Вип.18. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – С. 139-151.

271. Клевцов  К.М.  Доцільність  використання  дезінтегратора  для

переробки  відходів  тіпання  /  К.М.  Клевцов,  О.А.Соболев  //  Праці

Таврійського  державного  агротехнічного  університету.  –  Вип.  10.  Т1  –

Мелітополь: ТДАТА, 2009. – С.108-113.

272. Клевцов  К.М.  Перспективи  розширення  сировинної  бази

текстильної  промисловості  /  К.М.  Клевцов,  О.А.  Соболев,  О.В.  Князєв  //

Проблемы  легкой  и  текстильной  промышленности  Украины.  –  Херсон:

ХНТУ, 2009. – № 1(15). – С. 67-72.

273. Основи  фундаментальних  досліджень  комплексної  переробки

луб’яних  культур:  Навчальний  посібник  для  студентів  вищих  навчальних

закладів/Л.А. Чурсина, К.М. Клевцов, Є.О. Калінський– Херсон: 2009. – 172с.

274. Клевцов  К.М.  Дослідження  якісних  характеристик  сировинної

бази  текстильної  промисловості  південного  регіону  /  К.М.  Клевцов,

О.А.Соболев // зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2009.– № 1. – С. 144-155.

275. Клевцов  К.М.  Доцільність  використання  дезінтегратора  для

переробки  відходів  тіпання  /  К.М.  Клевцов,  О.А.  Соболев  //  Праці

Таврійського  державного  агротехнічного  університету.  –  Вип.  10.  –

Мелітополь, 2010. – Т.1. – С. 153-156.

308

276. Клевцов  К.М.  Технологія  одержання  біопалива  з  відходів

виробництва  луб’яних  культур  відповідно  до  європейських  стандартів  /

К.М.Клевцов, О.А.Соболев // Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. – Луцьк:

ЛНТУ, 2012. – № 5. – С. 63-69.

277. Klevtsov  K.  Theoretical  substantiation  and  the  development  of  the

method  of  thermolysis  processing  of  flax  scutch  /  K.  Klevtsov,  L.Chursina,  I.

Karpets // Flax and other bast plants symposiym, Poznan, Poland, 1997, Р. 50 – 52.

278. Олевский В.А. размольное оборудование обогатительных фабрик.

– М.: Легпромиздат, 1963. – 456 с.

279. Нормы  расчета  и  проектирования  пылеприготовительных

установок.  – М.: Госэнергоиздат, 1958. – 376 с.

280. Андреев  С.Е.  О  внутреннем  трении  в  шаровой  мельнице  /

С.Е. Андреев //Горный журнал, 1961. – № 2. – С.108-112.

281. Неронов В.П. К вопросу о расходе инергии в шаровых мельницах /

В.П. Неронов// Обогащение руд, 1958. – № 4. – С.34-37.

282. Левинсон Л.Б., Прейгерзон Г.И. Дробление и грохочение полезных

ископаемых.  – М.: Гостоптехиздат, 1940.-376 с.

283. Конторович З.Б. Размольно-дробильные машины. М.: ОНТИ, 1937.

– 567 с.

284. Хукки  Р.Т.  Новые  закономерности  тонкого  измельчения  /

Р.Т. Хукки // Цветные металлы, 1958. – № 10. – С. 56-59.

285. Разумов  К.А.  Рациональное  питание  мельницы  шарами  /

К.А. Разумов // Горный журнал, 1947. – № 3. – С.32-41.

286. Клевцов К.Н. Влияние параметров механического режима работы

барабанных  трепальных секций  на качественные  характеристики  волокна  /

К.Н. Клевцов // Нове в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання,

переробки та стандартизації луб’яних  культур: матеріали наук.-техн. конф.

молодих вчених, 18 листопада 2003 р.: тези доп. – Глухів, 2004. – С. 77-82.

309

287. Тихомиров  В.Б.  Планирование  и  анализ  эксперимента  (при

проведении исследований в лёгкой и текстильной промышленности). – М.:

Лёгкая индустрия, 1974. – 262 с.

288. Налимов  В.В.,  Чернова  Н.А.  Статистические  методы

планирования эксперимента. – М.: Наука, 1965. – 215 с.

289.  Клевцов К.Н. Исследование взаимосвязи геометрических свойств

и молекулярной структуры элементарных льняных волокон / К.Н. Клевцов //

Нові наукові дослідження у льонарстві та коноплярстві України. Матеріали

науково – технічної конференції молодих вчених, 23 листопада 2005 р.: зб.

наук. пр. – Суми: ВВП «Мрія 1»ТОВ. – 2006. – С. 62-70.

290. Клевцов  К.М.  Розробка  технологічних  параметрів  пристрою  для

виділення волокна зі стебел луб’яних рослин / К.М. Клевцов, О.А.Соболев,

А.О. Корнева // Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління:

міжнар.  наук.-практ.  конф.,  4-6  червня  2009  р.:  тези  доп.  –  Мелітополь:

Таврійський держ. аграр. ун-т, 2009. – С. 169-170.

291. Клевцов  К.М.  Удосконалення  технології  переробки  відходів

тіпання  з  метою  одержання  нових  видів  продукції  /  К.М.  Клевцов,

О.А.Соболев  //  Проблемы,  достижения  и  перспективы  переработки,

стандартизации  и  сертификации  лубоволокнистых  материалов:  Материалы

научно – практической конференции , (25-27 сентября 2012 года). – Херсон:

ХНТУ, 2012. – С. 23-28.

292. Клевцов К.М. Перспективи переробки  целюлозовмісних відходів

виробництва  луб’яних  культур  /  К.М.  Клевцов,  О.А.  Соболев  //  Стратегія

якості в промисловості та освіті: VІ міжнар. конф., 4-11 червня 2010 р.: тези

доп. – Варна: Технічний університет м. Варни, 2010. – С. 169- 170.

293. Клевцов  К.Н.  Проблемы  переработки  целлюлозосодержащих

отходов  производства  /  К.Н.  Клевцов  //  Тезисы  докладов  конференции

«Сотрудничества для решения проблемы отходов», 5-6 февраля.  – Харьков,

2004. – С. 72.

310

294. Клевцов К.Н. Методика определения качественных характеристик

лубяных  волокон  /  К.Н.  Клевцов,  В.Н.  Громыко  //  Матеріали  науково  –

технічної конференції молодих вчених, «Проблеми і перспективи в селекції,

генетиці,  технології  вирощування,  збирання,  переробці  та  стандартизації

луб’яних  культур»,  6-8  грудня  2004  року:  зб.  наук.  пр.  –  Глухів:  Інститут

луб’яних культур УААН, 2006. – С. 93-102.

295. Клевцов  К.М.  Проблеми  збирання  та  переробки  стебел  льону

олійного / К.М. Клевцов, О.А. Соболев, О.В. Князєв // Інноваційні напрямки

в  селекції,  генетиці,  технології  вирощування,  збирання,  переробки  і

стандартизації  технічних  культур:  матеріали  міжнар.  наук.-техн.  конф.

молодих  вчених,  2-4  грудня  2008  р.:  тези  доп.  –  Суми:  «СОД»,  2009.  –

С. 93-101.

296. Клевцов К.М. Аналіз сировинної бази текстильної промисловості

південного  регіону  /  К.М.  Клевцов,  О.А.  Соболев  //  Проблеми  якості

вітчизняних товарів: всеукр. наук.-практ. конференція, 24-25 листопада 2009

р.: тези доп. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – С. 54-59.

297. Клевцов  К.М.  Оптимізація  технологічного  процесу  очищення

відходів  тіпання  з  метою  розширення  асортименту  готової  продукції  /

К.М.Клевцов,  О.А.  Соболев  //  Шляхи  відродження  галузі  льонарства  і

коноплярства  та  підвищення  їх  наукового  забезпечення:  Матеріали  другої

міжнародної науково – практичної конференції  (8-10 лютого 2011 року). –

Суми: ТОВ «ТД Папірус», 2012. – С. 183-190.

298. Клевцов К.Н. Новый способ определения геометрических свойств

льняных  волокон  /  К.Н.  Клевцов  //  Проблемы  легкой  и  текстильной

промышленности Украины. – Херсон: ХГТУ, 2004. – № 1(8). – С. 87-91.

299. Клевцов К.М. Проблеми сертифікації та стандартизації продукції з

конопель  /  К.М.  Клевцов,  В.М.  Громико  //  Праці  Таврійської  державної

агротехнічної      академії.  –  Вип.    25.  –  Мелітополь:  ТДАТА,  2005.  –

С. 108-113.

311

300. Клевцов К.М. Дослідження впливу технологій переробки відходів

тіпання  на  товарознавчі  характеристики  короткого  лляного  волокна  /

К.М.Клевцов,  О.А.  Соболев  //  Товарознавчий  вісник:  зб.  наук.  праць.  –

Луцьк: ЛНТУ, 2011. – № 3. – С. 114-119.

301. Клевцов  К.М.  Удосконалення  технології  переробки  відходів

тіпання  з  метою  одержання  нових  видів  продукції  /  К.М.  Клевцов,

О.А.Соболев,  Л.О.  Соболева  //  Проблемы  легкой  и  текстильной

промышленности Украины. – Херсон: ХНТУ, 2011. – № 1(17). – С. 107-111.

302. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник: 2-е изд., пераб. и доп. – М.: ИНФРА, 1998. – 336 с.

303.  Клевцов К.М. Техніко-економічна оцінка ефективності первинної

переробки  льону  олійного  в  умовах  південного  регіону  України  /

К.М.Клевцов, О.А. Соболев, О.В. Князєв // Проблемы легкой и текстильной

промышленности Украины. – Херсон: ХНТУ, 2010. – № 1(16). – С. 76-81.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html