Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Національний лісотехнічний університет України

На правах рукопису

МИКИЧАК БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

УДК 66.047.75

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЛУЩЕНОГО

БЕРЕЗОВОГО ШПОНУ У ПАКЕТІ

05.23.06 − технологія деревообробки, виготовлення меблів

та виробів з деревини

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

науковий керівник д.т.н., професор,

заслужений діяч науки і техніки

БІЛЕЙ Петро Васильович

ЛЬВІВ - 2013

ЗМІСТ

| ВСТУП…………………………………………………………………………5 |  |
| --- | --- |
| ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ. Особливості технології виготовлення шпону………………10 Аналіз методів сушіння шпону………………………………..11 Огляд фільтраційного методу для висушування листових матеріалів………………………………………….17 Висновки до першого розділу. Мета і завдання досліджень…………………………………………22 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ШПОНУ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………...24 2.1. Теоретичні основи гідродинаміки фільтраційного процесу сушіння листових матеріалів………………………………….…24 2.2. Теоретичні основи зовнішнього тепломасообміну під час сушіння березового лущеного шпону у пакеті…………………..27 2.2.1. Зовнішній теплообмін теплового агенту із висушеним до постійної маси листовим матеріалом……………………..28 2.2.2. Зовнішній тепломасообмін в процесі сушіння вологого листового матеріалу ………………………………………………………..29 2.3. Теоретичні основи кінетики фільтраційного процесу сушіння листових матеріалів…………………………………………………………31 2.4. Характеристика шпону, як об’єкту сушіння……………………38 2.5. Формування листів шпону в пакети та опис експериментальної установки…………………………………42 2.6. Методики дослідження процесу фільтраційного сушіння шпону……………………………………………45 2.6.1. Методика дослідження гідродинаміки в процесі профільтровування теплового агента крізь пакет сухого шпону………………………………45 2.6.2. Методика дослідження зовнішнього теплообміну теплового агенту в пакеті з листами сухого лущеного березового шпону …………………..46 2.6.3. Методика дослідження процесу тепломасообміну пакету вологого шпону………………………………………………………………………..48 2.6.4. Методика дослідження кінетики фільтраційного сушіння шпону у пакеті………………………………………………………………………….49 2.7. Оцінка похибок вимірювання………………………………………….50 2.8. Висновки до другого розділу………………………………………….53 3. ГІДРОДИНАМІКА СУШІННЯ ШПОНУ У ПАКЕТАХ ФІЛЬТРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ……………………………………………54 3.1. Дослідження гідродинаміки сушіння шпону у пакетах фільтраційним методом……………………………………………………………………….54 3.2. Висновки до третього розділу………………………………………….63 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЛУЩЕНОГО БЕРЕЗОВОГО ШПОНУ У ПАКЕТАХ…………………………………………………………………. 64 4.1. Зовнішній теплообмін теплового агенту із сухими листами лущеного березового шпону……………………………………………………………65 4.2. Зовнішній тепломасообмін під час сушіння пакету вологого лущеного березового шпону……………………………………………………………71 4.3. Внутрішній масообмін під час фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті ………………………………………………….76 4.3. Висновки до четвертого розділу…………………………………………83 5. КІНЕТИКА СУШІННЯ ШПОНУ У ПАКЕТАХ ФІЛЬТРАЦІЙНИМ МЕТОДОМ…………………………………………………………………..85 5.1. Дослідження кінетики сушіння шпону у пакетах фільтраційним методом……………………………………………………………………….85 5.2. Узагальнення результатів дослідження кінетики фільтраційного сушіння шполну у пакеті …………………………………………………..89 5.3. Висновки до п’ятого розділу…………………………………………..99 6. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЛУЩЕНОГО БЕРЕЗОВОГО ШПОНУ У ПАКЕТІ ……………………………………...101 6.1. Розробка принципової схеми установки фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакетах …………………………………..101 6.2. Розрахунок питомих енергетичних затрат під час сушіння лущеного березового шпону фільтраційним методом та вибір раціональних параметрів технологічного процесу ……………………………………..105 6.3. Методика розрахунку установки фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті ………………………………………………..109 6.4. Висновки до шостого розділу………………………………………...114 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ…………………….115 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….…117 ДОДАТКИ ………………………………………………………………….138 |  |

# ВСТУП

Актуальність роботи. Однією з найважливіших стадій виробництва у деревообробній промисловості є процес сушіння, на реалізацію якого припадає понад 30%, а в окремих випадках – до 70% загальних енергетичних затрат. Зазначене стосується і процесу сушіння лущеного та струганого шпону, початковий вологовміст якого становить 40…120%, і в процесі сушіння його необхідно знизити до 6…10%. Аналіз джерел літератури вказує на те, що в Україні енергоємність технологічних процесів є у 3–5 разів вищою, ніж у розвинених країнах, зокрема на процеси висушування затрачається у 2,5–3 рази більше енергії, ніж потрібно для перетворення вологи у пару, що свідчить про використання застарілого обладнання і недосконалість технології сушіння.

Шпон широко застосовується у меблевій та фанерній промисловостях. Зростання потреб підприємств з виробництва столярних виробів і меблів, які використовують шпон цінних порід деревини, та жорстка конкуренція на внутрішньому ринку вимагає зменшення собівартості та покращення його якості. Вирішення цієї задачі повинно здійснюватися комплексно, шляхом вдосконалення існуючих технологічних процесів, пошуком нових методів сушіння, а також створенням нового високоефективного сушильного обладнання. В даний час для сушіння шпону використовують морально і фізично застаріле обладнання, технологічні параметри процесу сушіння розраховують на основі науково необґрунтованих емпіричних залежностей, що призводить до значних розбіжностей між прогнозованими і реальними параметрами процесу, до зростання часу сушіння, перевитрат теплової енергії і, відповідно, високої собівартості готової продукції. В наявних публікаціях відсутній системний аналіз закономірностей процесу сушіння шпону, недостатньо висвітлені питання тепломасообміну і кінетики. Тому дослідження, направлені на встановлення основних закономірностей сушіння шпону, покращення його якості та зменшення його собівартості, є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науководослідних робіт, які виконувалися згідно з основними напрямками наукової діяльності кафедри технології сушіння і захисту деревини Національного лісотехнічного університету України, зокрема: «Розвиток теорії екологоенергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів» (ДБ 08.16-07-2003, номер держреєстрації 0103U000083), «Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини» (ДБ 1-103-07, номер держреєстрації 0107U008205).

Об’єкт дослідженння – процес фільтраційного сушіння шпону у пакеті.

Предмет дослідження – гідродинаміка фільтрування теплового агенту крізь канали між листами шпону; тепло- і масообмін між тепловим агентом і листами шпону, кінетика фільтраційного сушіння шпону у пакеті.

Методи дослідження. В роботі використані методи фізичного і математичного моделювання. Дослідження гідродинаміки здійснювали на основі теорії подібності й сучасного вимірювального обладнання. Дослідження тепломасообміну здійснювали за допомогою методів теплофізичного моделювання. Дослідження кінетики проводилось з використанням вагового методу. Оброблення експериментальних даних виконували за допомогою комп’ютерної техніки і прикладних програмних пакетів (Excel, VBA, Grapher). Для розв’язку диференційних рівнянь використовували числові та аналітичні методи, зокрема операційний метод, який базується на перетвореннях Лапласа.

Наукова новизна.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень процесу фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті у дисертаційній роботі вперше:

- отримані критеріальні залежності для опису гідродинаміки фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті на основі внутрішньої задачі гідродинаміки доповненої геометричними симплексами, що характеризують розміри листів та сушильної установки;

- встановлено вплив температури та швидкості руху теплового агенту на коефіцієнт тепловіддачі під час фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті;

- отримані критеріальні залежності для визначення коефіцієнтів зовнішнього тепло- і масообміну між тепловим агентом та поверхнею листа шпону, на основі експериментальних досліджень;

- отримані розрахункові залежності для визначення коефіцієнту внутрішньої дифузії та його залежність від температури;

- описана кінетика фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті та визначені кінетичні коефіцієнти, які входять у рівняння, що прогнозують кінетику сушіння в періоді повного та часткового насичення теплового агенту вологою.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані у критеріальній формі рівняння дали змогу прогнозувати гідродинаміку процесу фільтраційного сушіння та енергетичні затрати на створення перепаду тисків, і, відповідно, встановити економічну доцільність застосування фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті. Наукові результати, що отримані на основі експериментальних досліджень тепло- і масообміну, послужили основою для визначення оптимальних режимів фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті. На основі узагальнення експериментальних і теоретичних досліджень створено методику розрахунку сушильного обладнання і принципову схему установки для фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті. Розроблено алгоритм і програму для розрахунку основних конструктивних розмірів сушильної установки. Основні наукові результати передані на ТзОВ «Язьм» та ТзОВ «Плесо-Д» ЛТД, для впровадження у виробництво і для використання їх у навчальному процесі у Національному лісотехнічному університеті України.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі джерел літератури та проведенні патентного пошуку, встановлені актуальності теми, розробленні, виборі та обґрунтуванні методик експериментальних досліджень, аналізі та математичній обробці дослідних даних, розробленні принципової схеми установки для фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті, підготовці до друку статей та заявки на видачу патенту. Основні наукові результати дисертаційної роботи одержані за безпосередньої участі автора на всіх етапах самостійно. Постановка завдання та формулювання висновків проводились під керівництвом наукового керівника д.т.н., проф. Білея П.В. В опублікованих роботах у співавторстві внесок автора є основним.

| Вдячний професору | Ханику Я.М. | за надану допомогу. |
| --- | --- | --- |

Апробація основних результатів дослідження дисертаційної роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на: науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Національного лісотехнічного університету України в 2001 – 2012 рр.; ІІІ і ІV Науково-технічних конференціях «Поступ в нафтогазопереробній і нафтохімічній промисловості», Львів, 2004 р., 2007 р.; Науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу НУ «Львівська політехніка» в 2002 – 2005 рр.; VІ Міжнародний науково-технічній конференції «Промислова гідравліка і пневматика», Львів, 2005 р; Міжнародній науково-практичній конференції «Структурна релаксація у твердих тілах», Вінниця, 2006 р.; ХІ Міжнародній науковій конференції «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв», Одеса, 2006 р.; 2-му міжнародному конгресі. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, 2012 р.

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 18 праць. З них 11 у наукових фахових виданнях, тези 6-ти доповідей на наукових конференціях та одному патентові України на корисну модель.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

На основі основних законів теорії внутрішньої задачі гідродинаміки та тепломасообміну у роботі розроблено та обґрунтовано наукові положення, висновки та рекомендації, сукупність яких представляє нові науковообґрунтовані результати у галузі сушіння лущеного березового шпону, які розв’язують науково-прикладну задачу гідродинамічних, теплових та масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті. Вирішена науково-технічна задача дає змогу моделювати процес фільтраційного сушіння, вдосконалювати технологію сушіння, вирішувати теплотехнічні аспекти при розробленні нових енергозберігаючих технологій та високоефективного обладнання для їх реалізації.

1. Процеси сушіння лущеного березового шпону недостатньо досліджені в аспекті гідродинаміки, тепло- і масообміну, відсутнє їх математичне моделювання, взаємозв’язок між тепловими і дифузійними явищами.

2. Запропоновані критеріальні рівняння для опису гідродинаміки лущеного березового шпону в достатній мірі корелюються з теоретичними положеннями і дають змогу прогнозувати втрати тиску під час фільтраційного сушіння лущеного березового шпону в пакеті та прогнозувати енергетичні затрати.

3. Розроблені методики та експериментально визначені коефіцієнти тепловіддачі  та масовіддачі  залежно від швидкості руху теплового агента  представлені у формі критеріальних рівнянь, які дають змогу прогнозувати процес сушіння лущеного березового шпону.

4. Математично сформульована задача кінетики фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті дає змогу визначати час сушіння у періоді повного і часткового насичення теплового агенту вологою.

5. На основі узагальнення експериментальних і теоретичних досліджень гідродинаміки, тепломасообміну і кінетики фільтраційного сушіння лущеного березового шпону у пакеті обґрунтовано оптимальні параметри процесу: температура теплового агенту 1200С і швидкість фільтрування теплового агенту 1,0 - 1,4 м/с в періоді повного насичення теплового агента вологою, а на завершення процесу − швидкість фільтрування теплового агента рекомендується зменшити до 0,5 – 1,0 м/с, в цьому випадку теоретично розраховані затрати на процес фільтраційного сушіння шпону у пакеті становитиме − 2670 кДж/кг вип. вологи.

6. Розроблена принципова схема сушильної установки лущеного березового шпону та методика її розрахунку, яка реалізує фільтраційний метод і враховує гідродинамічні особливості процесу, яка захищена патентом України на корисну модель і характеризується низькими питомими енергозатратами та високою інтенсивністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Бехта П.А. Виробництво і обробка лущеного та струганого шпону /    П.А. Бехта // – Київ, 1995. – 296 с.

- Бехта П.А. Виробництво шпону / П.А. Бехта // – Київ: Основа, 2003.        – 256 с.

- Бехта П.А. Виробництво фанери / П.А. Бехта //– Київ: Основа, 2003.        – 320 с.

- Бехта П.А. Технологія виробництва фанери / П.А. Бехта // – Київ: ІЗМН, 1996. – 280 с.

- Производство шпона [Электронный ресурс]. – Технология деревообработки. – Режим доступа: http://www.woodtechnology.ru/ /texnologii-proizvodstva-kleenoj-drevesiny/proizvodstvo-shpona.html

- Білей П.В. Ефективність використання теплової енергії під час виготовлення шпону і фанери / П.В. Білей, І.В. Петришак, І.А. Соколовський. – Львів: Науковий вісник НЛТУ України, 2008. – Випуск 18. – С. 118-121.

- Ортинська Г.Є. Розроблення режимів склеювання шпону підвищеної вологості: автореф. дис.  на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук        – Львів, 2011. – 20с.

- Білей П.В. Сушіння та захист деревини / П.В. Білей, В.М. Павлюст        – Львів: Вид-во "Кольoрове небо", 2008. – 312 с.

- Лыков А.В. Теория сушки / Лыков А.В. – М.: Энергия. 1968. – 472 с.

- Лыков А.В. Теория тепло- и массопереноса /
А. Лыков, Ю. Михайлов – М.: ГЭИ, 1963. – 353 с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности / Лыков А.В. – М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

- Лыков А.В. Тепло-массообмен: [Справочник] / Лыков А.В. – М.: Энергия, 1972. – 660 с.

- Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов / А.С. Гинзбург – М.: Пищевая промышленность, 1973. – 528 с.

- Гинзбург А.С. Определение коэффициентов диффузии влаги в зернистых материалах / А.С. Гинзбург, В.П. Дубровский // ИФЖ,1963.   – Т.6. – №10. –С.27-31.

- Гинзбург А.С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: [Справочник] / Гинзбург А.С., Громов М.А., Красовская Г.И. –М.: Агропромиздат, 1990. – 287с.

- Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло- и массообмена / Гухман А.А. // – М.: Высшая школа, 1974.            – 328 с.

- Красников В.В. Кондуктивная сушка / В.В. Красников – Энергия, 1973. – 288 с.

- Красников В.В. Закономерности кинетики сушки влажных материалов 
/ В.В. Красников, 1970. – Т.19. – №1. – С. 34-41.

- Михайлов, Ю.А. Сушка перегретым паром / Ю.А. Михайлов – М.: Энергия, 1967. – 200 с.

- Лебедев П. Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки / Лебедев П. Д. – М.: «Энергия», 1972. – 319 c.

21. Лебедев П.Д. Сушка древесины в жидких средах / П.Д. Лебедев, А.И. Зуев – М.: Госэнергоиздат, 1957. – 12 с.

22. Лебедев П.Д. Теплообменные сушильные и холодильные установки /   П.Д. Лебедев // – М.: Энергия. 1972. – 320 с.

23. Лебедев П.Д. Расчет и проектирование сушильных установок /             П.Д. Лебедев, А.А. Щукин. – М.: Госенергоиздат, 1963. – 180 с.

- Думанский А.В. Учение о коллоидах / А.В. Думанский – М.: Госхимиздат. – 1988. – 416 с.

- Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев,          В.М. Муллер– М.: Наука, 1985.

26.Смольский, Б.М. Тепло и массообмен при радиционно-конвективной сушке / Б.М. Смольский, Р.Э. Ситняковский // Тепло - и массообмен при фазовых и химических превращениях: сб. науч. тр. - Минск, 1968.           – С. 282-285.

- Кремнев O.A. Скоростная сушка. / O.A. Кремнев, В.Р. Бровкин,             A.A. Долинский– Киев: Гостехиздат, 1965. – 45с.

28. Казанский М.Ф. Анализ форм и состояния влаги, поглощенной дисперсным телом с помощью кинетических кривых / М.Ф. Казанский – ДАН СССР, 1960. – Т. 130. – №5.– С. 1059-1062.

29. Гришин М.А. Интенсификация процесса сушки пищевых растительных материалов: дис. … д-ра техн.наук. – Одесса,1973. – 234с.

30. Гришин М.А. Сушка картофеля и других овощей в вихревом потоке воздуха (в кипящем слое) / М.А. Гришин // Тез.докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. по производству пищ. продуктов из картофеля. – Минск, 1966. – С.7-8.

31. Чураев Н.В. Радиоиндикаторный метод исследования механизма переноса влаги в процессе сушки / Н.В. Чураев // ИФЖ 1962, – Т.10 – № 12. – С.41-47.

32. Чураев Н.В. Изучение механизма переноса влаги при сушке коллоидных капиллярно-пористых тел. / Н.В. Чураев // ИФЖ, 1963, – Т.II. – № 2 – С.31-37.

33. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах / 
       П.А. Ребиндер. – Физико-химическая механика. Избранные труды.– М.: Наука, 1979. – 364 с.

34. Долинский А.А. Особенности нестационарного испарения капли раствора в высокотемпературной газовой среде / А.А. Долинский // Теплотехника и теплофизика. – 1971. – Вып. 20. – С. 14 – 18.

35. К вопросу определения длительности обезвоживания капли раствора в условиях факела/ А.А. Долинский // Теплофизика и теплотехника. – 1971. – Вып. 20. – С. 42 – 47.

36. Долинский А.А. Особенности высокотемпературного обезвоживания капель водных растворов солей при наличии поверхностноактивных веществ / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий // Теплофизика и теплотехника. – 1972. – Вып. 21. – С. 126 – 129.

37. Долинский А.А. К вопросу расчета тепло-массообмена в аппаратах с форсуночным распылением раствора / А.А. Долинский, Л.М. Малушенко, Л.М. Дамский // Теплофизика и теплотехника. – 1972. – Вып. 22. – С. 42 – 48.

38. Долинский А.А. О расчете периода сушки при обезвоживании капли раствора / Долинский А.А., Маслюгов М.М., Грицай А.Г. и др. // Теплофизика и теплотехника. – 1973. – Вып. 24. – С. 63 – 65.

39. Долинский А.А. Оптимизация процессов распылительной сушки /        А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий – Киев: Наукова думка, 1984. – 240 с.

40. Сажин Б.С. Современние методы сушки / Б.С. Сажин – М.: Знание, 1973. – 64 с.

- Сажин Б.С. Основы техники сушки / Б.С. Сажин – М.: Химия, 1984.        – 320 с.

- Сажин Б.С. Научные основы техники сушки / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин    – М.: Наука, 1997. – 448 с.

- Снежкин Ю.Ф. Состояние и перспективы развития сушильной техники в Украине / Ю.Ф. Снежкин // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): II Междунар. научно-практическая конференция – М.: 2005. – Т. 2. – С.225-230.

- Снежкин Ю.Ф. Оценка эффективности сушилок, работающих на материалах с различной начальной влажностью / Ю.Ф. Снежкин, А.А. Хавин // Промышленная теплотехника, 1996.– Т. 18. – № 4.– С.30-32.

- Снежкин Ю.Ф. Интенсификация сушки фрезерного торфа в торфобрикетном производстве / Ю.Ф. Снежкин, Д.Н. Коринчук, 
А.А. Хавин // Промышленная теплотехника. – 2003.– Т.25. – № 4.            – С.196-198.

- Снежкин Ю.Ф. Определение энергетических затрат при сушке колоидных капиллярно-пористых материалов/ Ю.Ф. Снежкин, 
Н.А. Дабижа, Р.А. Шапарь // Промышленная теплотехника, 2003.– Т. 25. – № 4.– С. 198-200.

- Снежкин Ю.Ф. Модель высокотемпературной сушки сферических торфяных частиц и ее экспериментальное подтверждение / 
Ю.Ф. Снежкин, Д.М. Коринчук // Промышленная теплотехника. – 2004.– Т. 26. – № 4. – С. 134-137.

- Никитенко Н.И. Энерго- и ресурсосберегающий способ сушки термолабильных материалов / Н.И. Никитенко, Ю.Ф. Снежкин, 
Н.Н. Сороковая // Промышленная теплотехника. – 2004.– Т. 26. – № 4.     – С. 32-39.

- Никитенко Н.И. Исследование влияния теплофизических и геометрических параметров на режимы сушки термолавбильных материалов / Н.И. Никитенко, Ю.Ф. Снежкин, 
Н.Н. Сороковая // Промышленная теплотехника. – 2004.– Т. 26. – № 6.    – С. 128-133.

- Никитенко Н.И. Математическое моделирование динамики процесса обезвоживания слоя диспергированного коллоидного капилярно-пористого материала / Н.И. Никитенко, Ю.Ф. Снежкин, Н.Н. Сороковая // Промышленная теплотехника. – 2006.– Т. 28. – № 3.– С. 29-37.

- Малежик І.Ф. Конвективно-высокочастотная сушка косточковых фруктов / Малежик І.Ф., Тарлев В.П. – Кишенэу: А.С. ИТМ, 2005.           – 472с.

- Малежик І.Ф. Параметри сушіння квасної комбінованої закваски / І.Ф. Малежик, В.Л. Прибильський, І.В. Дубковецький // Харчова і переробна промисловість – 2005. – №2. – С.26-28.

- Малежик І.Ф. Дослідження кінетики сушіння морквяних вичавок за допомогою інфрачервоного випромінювання / І.Ф. Малежик, Т.М. Левківський, А.Т. Безусов // Наук. праці ОНАХТ. – 2009. – Вип. 35.        – Т. 2. – С. 190-192.

- Рудобашта С.П. Массоперенос в системах с твердой фазой / Рудобашта С.П. – М.: Химия, 1980. – 248 с.

- Рудобашта С.П. Фундаментальные исследования тепломассообмена при сушке. / С.П. Рудобашта // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): II Междунар. научно-практическая конференция – М., 2005. – Т. 1. – С.7-17.

- Рудобашта С.П. Роль гидродинамики потоков в непрерывно действующих сушилках с дисперсной твердой фазой. / С.П. Рудобашта, В.М. Дмитриев / Современные энергозберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): II Междунар. научно-практическая конференция – М., 2005. – Т. 1. – С. 51-58.

- Рудобашта С.П. Кинетика и аппаратурно-технологическое оформление конвективной сушки дисперсных материалов / С.П. Рудобашта В.М. Дмитриев / Современные энергозберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): II Междунар. научно-практическая конференция – М., 2005. – Т. 2. – С.17-27.

- Рудобашта С.П. Математическое моделирование процесса сушки дисперсных материалов. / С.П. Рудобашта // Энергетика: Известия Академии наук. – 2000. – №4. –С. 98-109.

- Светлов Ю.В. Кинетика сушки и гидравлическое сопротивление однородных пакетов тканей при фильтрационном движении воздуха. / Ю.В. Светлов / Современные энергозберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы): II международная научно-практическая конференция – М, – 2005. – Т. 1. – С. 367-370.

- Светлов Ю.В. Интенсификация гидродинамических и тепловых процессов в аппаратах с турбулизаторами потока. Теория, эксперимент, методы расчета / Ю.В.Светлов – М.: Энергоатомиздат. – 2003. –304 с.

- Лебедев П.Д. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. / Лебедев П.Д., Щукин А.А. – М.: Энергия. – 1970. – 408 с.

- Лебедев П.Д. Теплообменные сушильные и холодильные установки. / Лебедев П.Д. – М.: Энергия. – 1972. – 320 с

- Лебедев П.Д. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. / Лебедев П.Д., Щукин А.А. – М.: Энергия, 1970. – 408 с.

- Бурдо О.Г. Эволюция сушильных установок. / О.Г. Бурдо – Одесса: Полиграф. – 2010 – 368с.

- Бурдо О.Г. Эволюция сушильных установок. Энергетический аспект / О.Г. Бурдо / Труды межд. науч. тех. сем. Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов. – Воронеж: 2010.- с. 478-487.

- Бурдо О.Г. Исследование модуля  ленточной сушилки растительного сырья с комбинированным электромагнитным подводом энергии.            / О.Г. Бурдо, С.Г. Терзиев, И.И. Яровой, Н.В. Ружицкая / Труды IV Международной научно-практической конференции «Современные энергосбергающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов СЭТТ-2011)». – Т.1, Москва, 2011. – С. 422 – 426.

67. Серговский П.С. Влагопроводность древесины / П.С. Серговский // Деревообрабатывающая промышленность. – 1955. – № 2. – С. 3-8.

68. Серговский П.С. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. / П.С. Серговский, А.И. Расев. // М.: Лесная промышленность. – 1987. –  360 с.

69. Стерлин Д.М. Сушка в производстве фанеры и древесностружечных плит. / Д.М. Стерлин // М.: Лесная промышленность, —1977. — 384 с.

- Стерлин Д.М. Повышение производительности роликовых сушилок / Д.М. Стерлин / Материалы семинара работников фанерной промышленности. – М. –1962.

71 Стерлин Д.М. Сушка непрерывной ленты шпона с последующей рубкой на листы. // Стерлин Д.М. Механическая обработка древесины. – № 4.     – 1962.

72. Кречетов И.В. Сушка древесины. / Кречетов И.В.  Изд. – е 4-е перераб. и дополн. – М. – 1997.

73. Кречетов И.В. Сушка древесины. / Кречетов И.В. М. – 1980. – 524 с

74. Соколов П.В. Лесосушильные камеры. / П.В. Соколов, Г.Н. Харитонов, С.В. Добрынин – М.: Лесная промышленность. – 1980.

75. Соколов П.В. Лесосушильные камеры / Г.Н.Харитонов, С.В. Добрынин    – М.: Лесная промышленность. – 1987.

76. Соколов П.В. Лесосушильные камеры / П.В. Соколов, Г.Н. Харитонов       – М. – 1971.

77. Шубин Г.С. Физические основы и расчет процессов сушки древесины / Г.С. Шубин – М. – 1973. – 248с.

78. Шубин Г.С. Экспериментальное исследование тепло- и массообмена при высокотемпературной конвективной сушке плоских древесных материалов. / Г.С. Шубин // Московский лесотехнический институт.    М. – 1973. – С.186-195

79. Шубин  Г. С. Сушка и тепловая обработка древесины. / Г.С. Шубин // М. – Лесная промышленность. – 1990. –336 с.

80. Шубин Г.С. Исследование влияния различных факторов на тепловые свойства древесины / Г.С. Шубин, Э.Б. Щедрена // Тепло и массоперенос. –- Мн. – 1972. – Т. 7. – С. 285-287.

81. Чудинов Б.С. Усреднение эффективных тепловых коэффициентов древесины / Б.С. Чудинов // Древесиновединие и защита древесины: сб. науч. тр. Ин-т леса и древесины СО АН СССР. Новосибирск, 1963.          – С. 48-65.

82. Чудинов Б.С. О влиянии породы на тепловые свойства древесины              / Б.С. Чудинов, В.И. Степанов // Исследование в области древесины и древесных материалов: сб. науч. тр. Красноярск, 1967. – С. 109-114.

83. Чудинов Б.С. Теория тепловой обработки древесины / Б.С. Чудинов. –М., 1968. – 256 с.

84. Чудинов Б.С. Вода в клеточной стенке древесины / Б.С.Чудинов, М.Д. Андреев // Препринт ИЛиД АН СССР. Красноярск. 1978. - 45 с.

85. Чудинов, Б.С. Вода в древесине / Б.С. Чудинов. Новосибирск: Наука, 1984. –277 с.

86. Расев А.И. Сушка древесины. / Расев А.И. Учебное пособие. Изд. 4-е.       – М.: МГУЛ – 2000. – 223 с.

87. Расев А.И. Конвективно-вакуумная сушилка для пиломатериалов.              / А.И. Расев,  Д.М. Олексив, А.Г. Шоколов, Н.Я. Ревтович  // Деревообрабатывающая промышленность. –1993. – №4. – С. 9-10.

88. Расев А.И. Особенности развития техники и технологии сушки пиломатериалов на современном этапе / А.И. Расев  // Лесной вестник.   –1998. – №1. –  С. 28-34.

89. Расев А.И. Тепловая обработка и сушка древесины. / Расев А.И. – М: ГОУ ВПО МГУЛ – 2009. – 360 с.

90 Білей П.В. Закономірності впливу режиму сушіння на кінетику процесу / П.В. Білей, І.А. Соколовський, Ю.Л. Безноско // Науковий вісник НЛТУУ – Вип. 16.5 – Львів, 2006. – С.69-74.

- Білей П.В. Ентропійний метод дослідження теплової характеристики сушильної камери / П.В. Білей, Ю.Л. Безноско // Науковий вісник НЛТУУ – Вип. 16.6 – Львів, 2006. – С.124-128.

- Білей П.В. Кінетика атмосферного сушіння пиломатеріалів / П.В. Білей, А.В. Полоз // Науковий вісник УкрДЛТУ– Львів, 2003. – Вип. 13.1           – С.100-102.

- Білей П.В. Сучасні тенденції удосконалення обладнання для сушіння пиломатеріалів / П.В. Білей, Ж.Я. Гуменюк // Науковий вісник УкрДЛТУ – Львів, 2004. – Вип. 14.4. –– С.100-104.

- Білей П.В. Аналіз основних способів сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів / П.В. Білей, Ж.Я. Гуменюк // Науковий вісник - Вип. 12.5 – Львів – УкрДЛТУ – 2002 .– С. 102 – 108.

- Білей П.В. Принципи побудови режимів сушіння деревини / П.В. Білей, Я.Ф. Кулешник, І.А. Соколовський // Науковий вісник. Розробка сучасних технологій деревообробки - Вип. 11.2 – Львів – УкрДЛТУ         – 2001 – С. 57-59.

- Білей П.В. Динамічні характеристики сушильних камер періодичної дії / П.В. Білей, І.М. Личатин, І.А. Соколовський // Науковий вісник. Проблеми деревообробного виробництва - Вип. 9.5 – Львів – УКРДЛТУ - 1999 – С. 77-79.

- Білей П.В. Аналіз методів  визначення вологості деревини / П.В. Білей, Н.Д. Довга, І.М. Басюк // Науковий вісник - Вип. 9.3 – Львів – УкрДЛТУ – 1999 – С. 50 – 51.

- Білей П.В. Теоретичні основи теплової обробки і сушіння деревини. / Білей П.В. – Коломия – Вік – 2005. – 364 с.

99. Сірко З.С. Вплив температурно-вологісних факторів на міцність клейових з’єднань деревини при використанні термопластичних клеїв згідно з вимогами європейських стандартів. / З.С. Сірко, В.В. Гук // Науковий вісник НУБіП, 2011. – №164, частина 3.– С. 260-266.

100. Сірко З.С. Вогнезахищена фанера вітчизняного виробництва. / З.С. Сірко О.В. Грабовський, І.М. Калинич // Збірник наукових праць з проблем матеріальних резервів, ПП «Трейдінформ», Київ, 2012. –С. 181-188.

101. Сірко З.С. Контроль розшарування у плитних матеріалах із деревини / Сірко З.С. Головач В.М., Шліхта В.М. // Науковий вісник НУБіП, 2011. – №164, частина 1. – С. 239-242.

102. Сафонов А.О. Тепломассоперенос и динамика сушки дисперсных материалов в барабанных сушилках / Сафонов А.О. — Воронеж: ВГУ, 2002. — 240 с.

103. Сафонов А.О. Исследование динамики изменения температуры топочного газа в топке сушильного барабана / А.О. Сафонов // Научно-практический вестник «Энергия». — Воронеж, 2001. —№4.  — С. 44-46.

104. Safonov А.О. The new multicriterial energy-saving system of control in veneer sheet drying. / A.O. Safonov, S.V.Sergeev // VT'th International Symposium, «Composite wood materials», Zvolen, June 21-23, 2006 — №6. — С. 82-287.

105. Сафонов А.О. Разработка энергосберегающей системы управления сушкой шпона в газовых роликовых сушилках. / А.О. Сафонов, С.В. Сергеев // Деревообрабатывающая промышленность, 2007. — №2. — С. 3-6.

106. Шубин Г.С. Проектирование установок для гидротермической обработки древесины / Г.С. Шубин. М.: Лесн. Пром-сть, 1983. — 272 с.

107. Микит Э.А. Метод определения продолжительности сушки пиломатериалов, фанерного шпона, древесной стружки и опилок / Э.А. Микит. – Рига: ЛРИНТИП, 1968. — 23 с.

108. Сергеев С.В. Планирование производственного эксперимента для многофакторного исследования технологии сушки шпона в газовых роликовых сушилках / С.В. Сергеев // Математическое моделирование, компьютерная оптимизация технологий, параметров оборудования и систем управления. Межвузовский сборник научных трудов, Воронеж: ВГЛТА, – 2005. – С. 223-226.

109. Сергеев С.В. Многофакторное исследование технологии сушки шпона в газовых роликовых сушилках / С.В. Сергеев // Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий Материалы Международной конференции и Российской научной школы. Часть 5. Москва: Радио и связь, 2005. – С. 73-76.

110. Сергеев С.В. Разработка многокритериальной энергосберегающей системы управления сушкой шпона / С.В. Сергеев // Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий в инновационных проектах; Материалы Межд. конференции и Российской научной школы. Часть 5, т. 1. – М.: Радио и связь, 2006. – С. 51-54.

111. Роликовые сушилки моделей СУР-9, СУР-4 и СУР-5 для сушки шпона. [Электронный ресурс]. – ОАО завод «Пролетарская слобода». – Режим доступа: http://fanmash.yartpp.ru/shpons2.htm.

112. Сушка шпона [Электронный ресурс]. – Технология деревообработки. – Режим доступа: http://www.woodtechnology.ru/ /texnologii-proizvodstva-kleenoj-drevesiny/sushka-shpona.html.

113. Чернявський А.И., Ханык Я.Н., Ермошкин А.С., Фролов В.В. Исследование кинетики сушки картонных образцов// Тез. докл. «Повышение эффективности и совершенствование процессов и аппаратов химических производств». – Львов, 1973. – С. 184.

114. Чернявский А.И. Сушка асбестовой ткани. / А.И. Чернявский, Я.Н. Ханык, П.П. Волошкевич // Вестн. Львов. политехн. ин-та. Химия и химическая технология. Львов: Изд-во при Львов. государств. ун-те изд-го обьед. «Вища школа», 1977. – №111: – С. 107-109.

115. Чернявский А.И. Исследование температурных, влажностных полей и характера изменения скорости фильтрации теплоносителя при сушке способом просасывания / А.И. Чернявский, Я.Н. Ханык // Тез. докл. всесоюан. науч. техн. конференции «Интенсификация процессов сушки и использование для этой цели новой техники». – Калинин, 1977.            – С. 106.

116. Чернявский А.И. Оптимизация процессов сушки картона и охлаждения целлюлозы фильтрационныи способом / А.И. Чернявский, В.И Топчий // Тез. докл. всесоюан. науч. техн. семинара «Оптимизация процессов сушки». – Харьков, 1983. – С. 168.

117. Чернявский А.И. Исследование процесса охлаждения целлюлозного полотна фильтрационным способом / Чернявский А.И., Топчий В.И. // Вестн. Львов политехн. ин-та: Химия, технология веществ и их применение. Львов: Изд-во при Львов. государств. ун-те изд-го обьед. «Вища школа», 1984.  – №181. – С. 86-87.

118. Аксельруд Г.А. Исследование процесса сушки способом фильтрации сушильного агента / Г.А. Аксельруд, Я.Н. Ханык // Интенсификация процессов сушки и использование для этой цели новой техники: Всесоюзная научная техническая конференция. – Калинин, 1977. – С. 27-28.

119. Аксельруд Г.А. Сушка материалов методом фильтрации сушильного агента / Г.А. Аксельруд, А.И. Чернявский, Я.Н. Ханык // ИФЖ, 1978.      –Т.34. – № 2. – С. 230-235.

120. Аксельруд Г.А. Фильтрационная сушка изделий, как способ интенсификации и энергозбережения / Г.А. Аксельруд, Я.Н. Ханык // Химическая промышленность, 1991. – № 8. – С. 477-480.

121. Ханык Я.Н. Исследование сушки газопроницаемых материалов фильтрационным способом: дис. канд. тех. наук. 05.17.08/ Ханык Ярослав Николаевич. – К., 1980. – 243 с.

122. Ханык Я.Н. Фильтрационная  сушка плоских газопроницаемых материалов: автореф. дис. на соискание ученой степени докт. техн. наук: спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химической технологии» / Я.Н. Ханык. – Львов, 1992. – 36 с.

123. Ханик Я.М. Гідродинаміка під час руху теплоносія через шар сухих пастоподібних матеріалів / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук // Хім. пром-сть України. – 2007. – № 2 (67). – С. 36 – 38.

123. Ханик Я.М. Особливості гідродинаміки шару вологої метатитанової кислоти (МТК) / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук // Вісн. Кременчуц. держ. політехн. ун-ту. – 2007. – Вип. 1 (42), ч. 1. – С. 149 –152.

124. Ханик Я.М. Рух теплоносія скрізь шар сухих пастоподібних матеріалів. Гідродинаміка / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук, В.П. Дулеба // Хім. пром-сть України. – 2007. – № 6. – С. 21 – 23.

125. Ханик Я.М. Проблеми сушіння термолабільних пастоподібних матеріалів / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка» Хімія, технологія речовин і їх застосування. – Л.: 2000.       – № 414. – С. 172 – 175.

126. Ханик Я.М. Сушіння пастоподібних матеріалів у щільному шарі                 / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук, В.П. Дулеба // Наук. вісн.: зб. наук. пр. Укр. держ. лісотехн. ун-т України. – Л.: 2003. – Вип. 13.1. – С. 147 – 150.

127. Ханик Я.М. Нові технологічні процеси – шлях до енергозбереження і захисту довкілля / Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка» Хімія, технологія речовин і їх застосування. – Л.: 2004. – № 516. – С. 89 – 93.

128. Ханик Я.М. Сушіння глини у щільному шарі конвективним та радіаційним методами / Я.М. Ханик, Т.І. Римар, О.М. Креховецький // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка» Хімія, технологія речовин і їх застосування. – Л.: 2006. – № 553. – С. 210–213. –

129. Ханик Я.М. Гідродинаміка і кінетика процесу сушіння глини в щільному шарі під час ІЧ нагрівання / Я.М. Ханик, Т.І. Римар, О.М. Креховецький // Наук. вісн.: зб. наук. пр. Укр. нац. лісотехн. ун-т України. – Л.: 2006.    – Вип. 16.5. – С. 74 – 78.

130. Ханик Я.М. Особливості сушіння колоїдних капілярно-пористих матеріалів у щільному шарі / Я.М. Ханик, Т.І. Римар, О.В. Ковальчук // Вісн. Кременчуц. держ. політехн. ун-ту, 2007. – № 1 (42). – ч. 1. – С. 145 – 148.

131. Атаманюк В.М. Гідродинаміка та масообмін в процесі фільтраційного сушіння хімічного волокна: дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08/ Атаманюк Володимир Михайлович. –Л., 1995. – 168 с.

132. Атаманюк В.М. Наукові основи фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів. / В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький // Монографія. Львів: Вид-во Нац. університету “Львівська політехніка”, 2013. – 276 с.

133. Атаманюк В.М. Математична модель процесу теплообміну під час другого періоду фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів / В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2009. – № 1/4 (37). – С. 20 – 24.

134. Атаманюк В.М. Внутрішньодифузійне масоперенесення під час сушіння кам’яного вугілля / В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький // Пром. теплотехніка. – 2009. – Т. 31, № 2. – С. 36 – 41.

135. Atamanyuk V. Mass exchange dynamics during second filtration drying period / V. Atamanyuk, Ja. Gumnnytskyj // Chemistry and Chem. Technology. – 2009. – Vol. 3, No 2. – P. 129 – 137.

136. Атаманюк В.М. Гідродинаміка та кінетика під час сушіння кавового шламу / В.М. Атаманюк, І.О. Гузьова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення процесів і обладнання – запорука іноваційного розвитку харчової промисловості”, Київ, НУХТ, 2012.  – С. 114-115.

137. Атаманюк В.М. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію / В.М. Атаманюк, І.Р Барна. І.Я. Матківська // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, зб. наук. праць. Нові рішення в сучасній технології. Харків, 2012. – №17.     – С. 146-152.

138. Атаманюк В.М. Моделирование распределения поля влагосодержания в стационарном слое при фильтрационной сушке / В.М. Атаманюк,      Я.М. Гумницький // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку. Збірник наукових статей Третьої міжнародної наук.-практ. Конференції. Київ-Рубіжне, 2012. – С.73-75

139. Атаманюк В.М. Моделювання процесу зовнішнього теплообміну під час фільтраційного сушіння / Атаманюк В.М., Барна І.Р. // Комп’ютерне моделювання в хімії, технологіях і системах сталого розвитку. Збірник наукових статей Третьої міжнародної наук.-практ. Конференції. Київ-Рубіжне, 2012. – С. 100-103.

140. Атаманюк В.М. Тепломасообмін під час регенерації промислових адсорбентів / В.М. Атаманюк, Р.В Ходорівський, Р. Петрус // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, 2012. – Випуск 41. – Т. 2. – С.68–74.

141. Атаманюк В.М. Дослідження перспективи фільтраційного сушіння стебел соняшника для виробництва твердого біопалива / В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, Р.Р. Госовський // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій, 2012. – Випуск 41. – Т.2.      – С. 81–88.

142. Атаманюк В.М. Розрахунок коефіцієнту гідравлічного опору під час руху теплового агенту крізь стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника / В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, Р.Р. Госовський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: 2012. – Вип. 22.9. – С. 112-118.

143. Атаманюк В.М. Фільтраційне сушіння рослинної сировини як енергозберігаюча стадія технології виробництва біопалива / В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, Р.Р. Госовський // Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції. Сучасні технології в промисловому виробництві. Ч. 2., Суми: 2012. – С. 114.

144. Атаманюк В.М. Гідродинаміка під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / В.М. Атаманюк, І.Р. Барна // Вісник Нац. ун-т «Львів. політехніка» Хімія, технологія речовин і їх застосування. – Л.: 2012. – №726, – С. 201–212.

145. Балабан С.Н. Фильтрационная сушка теплоизоляционных материалов:  дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Балабан С.Н.  – Львов: 1989. – 191 с.

146. Дулеба В.П. Фільтраційне сушіння осадженого поліакриламіду: автореф. дис. на здобуття наук, канд. техн. наук: спец. 05.17.08 «Процеси і апарати хімічних технологій» / В.П. Дулеба. – Львів, 1997. – 17 с.

147. Аль-Ашкар Ясер Фільтраційне сушіння дисперсних матеріалів в щільному шарі при ІЧ-нагріванні: автореф. дис. на здобуття наук, канд. техн. наук: спец. 05.17.08 Процеси і апарати хімічних технологій / Аль-Ашкар Ясер. – Львів, 1997. – 15с.

148. Гузьова І.О. Гідродинаміка та тепло масообмін при фільтраційному сушінні матеріалів кристалічної та аморфної структури: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.17.03 «Процеси і апарати хімічних технологій» / І.О. Гузьова.– Львів, 2001. – 18 с.

149. Кіндзера Д.П. Вплив дисперсного складу вугілля на кінетику сушіння у щільному шарі / Д.П. Кіндзера, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк // Наук. вісн. зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотехн. ун-т України. – Л.: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 25.5. – С. 111 –115.

150. Кіндзера Д.П. Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.17.08 «Процеси і апарати хімічних технологій» / Д.П Кіндзера.  – Львів, 2003. – 20с.

151. Білецька Л.З. Комбіноване фільтраційне сушіння листових капілярно-пористих колоїдних матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.17.08 «Процеси і апарати хімічних технологій»/ Л.З. Білецька. – Л., 1996. – 18 с.

154. Топчий В.И. Фильтрационная сушка и охлаждение плоских капилярно-пористых материалов: дис. на соискание ученой степени кандидата технических наук. Киев – 1987.

155. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии.– М.: Химия, 1981. – 812 с.

156. Озарків І.М. Кінетика і динаміка процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів / І.М. Озарків, І.А. Соколовський І, О.І. Озарків, В.С. Козар. //Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2012. – Вип. 22.1.     – С. 343-346.

157. Мисак Й.С. Розрахунок температурно-вологісних полів в радіаційній сушарці на основі рівняння теплового балансу та кінетики процесу сушіння / Й.С. Мисак, І.М. Озарків, В.С. Джигирей, О.М. Кушпіт, О.І. Озарків. // Вісник інженерної академії наук України, 2008 С. – №3–4 280-284.

158. Озарків І.М. Метод розрахунку процесу нагрівання деревини при умовах стаціонарного розподілення температури / І.М. Озарків, З.П. Копинець, О.І. Озарків, Й.С. Мисак // Вісник інженерної академії наук України, 2008. – №3-4. С. 224-225.

159. Микичак Б.М. Інтенсифікація процесу сушіння листових деревинних матеріалів / Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, В.М. Гербей // Науковий вісник ЛДЛУ, 2001. – Вип. 11.2. – С. 82 – 84.

160. Ханик Я.М. Математична модель фільтраційного сушіння під надлишковим тиском. / Я.М. Ханик, Б.М. Микичак, І.О. Гузьова, В.М. Кузьма //Вісник НУЛП «Хімія, технологія речовин та їх застосування», 2002. – №461. – С. 284 – 287.

161. Микичак Б.М. Особливості сушіння кускових  газопроникних матеріалів / Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук // Науковий вісник УДЛТУ «Збірник науково-технічних праць», 2004. – Вип. 14.4 – С. 121 – 124.

162. Ханик Я.М. Математична модель фільтраційного сушіння при створенні перепаду тисків за рахунок розрідження. / Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера, Б.М. Микичак // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика», 2006. – №3 (13). – С. 49-52.

163. Микичак Б.М. Сушіння листових матеріалів контактно-фільтраційним методом / Микичак Б.М., Ханик Я.М., Кіндзера Д.П. // Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці. – Одеса: 2006. – Вип. – 28. Т.2. – С.42-43.

164. Микичак Б.М. Гідродинаміка фільтраційного сушіння під час руху теплоносія крізь шар сухого струганого букового шпону / Б.М. Микичак, Я.М. Ханик // Науковий вісник НЛТУУ «Збірник науково-технічних праць». – Львів, 2007. – Вип. 17.2. – С. 49-53.

165. Микичак Б.М. Кінетика фільтраційного сушіння струганого шпону / Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера, Я.Д. Ярош // Науковий вісник НЛТУУ «Збірник науково-технічних праць». – Львів, 2008. – Вип. 18.3.   – С. 148-156.

166. Ханик Я.М. Конвективне сушіння шпону та проблеми узагальнення результатів досліджень / Я.М. Ханик, Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера, Я.Д. Ярош // Науковий вісник НЛТУУ «Збірник науково-технічних праць». – Львів, 2008. – Вип. 18.4.– С. 76-85.

167. Білей П.В. Методика дослідження фільтраційного сушіння пакету шпону / П.В. Білей, Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера // Науковий вісник НЛТУУ «Збірник науково-технічних праць», 2012. – Вип. 22.4. – С.123-127.

168. Микичак Б.М. Гідродинаміка фільтраційного сушіння пакету шпону / Б.М. Микичак, П.В. Білей, Д.П. Кіндзера // Науковий вісник НЛТУУ «Збірник науково-технічних праць», 2012. – Вип. 22.5. – С.148-154.

169. Boris Mykychak. External heat-and-mass transfer during drying of packed birch peeled veneer / Boris Mykychak, Petro Biley, Diana Kindzera. // Chemistry and Chemical Technology. – Lviv Polytechnic National University, 2013. – Volume 7. – Number 2. – St. 191-195.

170. Микичак Б.М. Сушіння листових газопроникних матеріалів / Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, В.М. Кузьма // Тези доповіді ІІІ науково-технічної конференції «Поступ в нафтогазопереробній і нафтохімічній промисловості». Збірник тез доповідей. – НУ «ЛП». – Львів, 2004р.            – С. 262-263.

171. Ханик Я.М. Інтенсифікація процесу сушіння і підвищення якості висушеного картону / Я.М. Ханик, О.В. Ковальчук, Б.М. Микичак, Т.І. Римар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах». – Вінниця, 2006р. – С. 159 – 160.

172. Ханик Я.М. Проблеми сушіння шпону конвективним методом. / Ханик Я.М., Микичак Б.М., Ковальчук О.В. // Матеріали міжн. науково-практ. конференції. «Структурна релаксація у твердих тілах». – Вінниця, 2006р. – С. 163.

173. Ханик Я.М. Кінетика сушіння листових газопроникних матеріалів конвективним і фільтраційним методами. / Я.М. Ханик, Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера // Тези доповідей ІV науково-технічної конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» Збірник тез доповідей. – Вид. НУ «ЛП», Львів, 11-14 вересня, 2007. – С. 307.

174. Микичак Б.М. Сушіння картону та шпону в умовах фільтрації теплоносія. / Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера // Тридцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2011». – 28 травня – 1 червня 2011 року. – Львів, 2011. – С. Т24.

175. Кіндзера Д.П. Пакетне сушіння шпону фільтраційним  методом / Д.П. Кіндзера, Б.М. Микичак // 2-й міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. – Львів, 2012. – С. 104.

176. Пат. №71548 Україна, F26B 9/06, F26B 5/04, F26B 3/02. Установка сушіння листових матеріалів / Атаманюк В.М., Білей П.В., Кіндзера Д.П., Микичак Б.М. опубл. 10.07.12, Бюл. №13.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html