Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

КУНИК АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

УДК 677.027.43

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАТИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ

Специальность 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель

САРИБЕКОВ ГЕОРГИЙ САВВИЧ

доктор технических наук, профессор

ХЕРСОН – 2013

| СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..……… РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ………………………………………………………….. Особенности строения и свойств активных красителей……………... 1.2. Определяющая роль электрокинетического потенциала волокна в процессах колорирования…………………………………………………… 1.3. Механизм образования двойного электрического слоя на границе раздела фаз….………………………………………………………………….. 1.4. Методы измерения электрокинетического потенциала волокнистых материалов……………………………............................................................ 1.5. Влияние различных факторов на электрокинетический потенциал волокна…………………………………………………………………………. 1.5.1. Зависимость ζ-потенциала от структуры волокна……………. 1.5.2. Влияние рН раствора на ζ-потенциал волокна……………….. 1.5.3. Зависимость величины электрокинетического потенциала от состава и концентрации нейтрального электролита ………….…………… 1.5.4. Влияние катионоактивных препаратов на ζ-потенциал волокна………………………………………………………………………… Заключение по литературному обзору и постановка задач исследования.. РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………… 2.1. Характеристика использованных в работе материалов………......... 2.2. Методы исследований………………………………………………….. 2.3. Методы испытаний текстильных материалов………………………… 2.4. Методы обработки результатов………………………………..…….. РАЗДЕЛ 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИВНЫХ МОНО-, БИ- И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ………………………… 3.1. Изучение базовых свойств активных моно-, би- и полифункциональных красителей……………………………………………. 3.2. Сравнительный анализ реакционной способности, степени фиксации и склонности к гидролизу исследуемых активных красителей. 3.3. Сравнение кинетики крашения моно-, би- и полифункциональных активных красителей…………………………………………………………. 3.4. Изучение термодинамических характеристик активных моно-, би- и полифункциональных красителей……………………………....................... 3.5. Оценка прочностных показателей окрасок исследуемых типов активных красителей………………………………………………………….. Выводы по разделу 3………………………………………………………… РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАТИОННЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ......................................................................................... 4.1. Теоретические предпосылки выбора катионных полимеров для активации процесса крашения активными красителями…………………… 4.2. Исследование влияния катионных полимеров на свойства текстильного материала………………………………………………………. 4.2.1. Определение ζ-потенциала катионизированного волокна…… 4.2.2. Исследование влияния катионоактивных полимеров на капиллярность текстильного материала…………………………………….. 4.2.3. Определение критической поверхностной энергии катионизированного волокна……………………………………………….. Выводы по разделу 4………………………………………………………… РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА БЕЗЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ………………………. 5.1. Исследование влияния катионоактивных препаратов на процесс крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями…………………………………………………………………….. 5.2. Исследование сорбции активных красителей хлопчатобумажным текстильным материалом при безэлектролитной технологии крашения… 5.3. Определение термодинамических характеристик процесса крашения с применением катионоактивных полимеров…………………… 5.4. Определение влияния катионных полимеров на процесс гидролиза активных красителей …………………………………………….................... 5.5. Установление механизма действия катионных препаратов методом ИК-спектроскопии……………………………………………………………. 5.6. Анализ колористических и прочностных характеристик полученных окрасок……………………….……………………………….……………….. 5.7. Оптимизация безэлектролитной технологии крашения хлопчатобумажных тканей активными красителями………...................... Выводы по разделу 5………………………………………………………… РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ БЕЗЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КРАШЕНИЯ И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 6.1. Производственная апробация предложенной технологии крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями…… 6.2. Расчет технико-экономической эффективности разработанной технологии крашения активными красителями…………………………….. Выводы по разделу 6………………………………………………………… ОБЩИЕ ВЫВОДЫ………………………………………….………………. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… Приложение А………………………………………………………………… Приложение Б…………………………………………………………………. Приложение В…………………………………………………………………. Приложение Д…………………………………………………………………. Приложение Е…………………………………………………………………. Приложение Ж………………………………………………………………… Приложение З………………………………………………………………….. Приложение К…………………………………………………………………. | 7 15 15 22 23 27 32 33 34 36 40 42 45 45 48 58 60 65 65 66 72 75 77 80 82 82 88 89 92 93 96 98 98 112 122 124 126 136 140 144 147 147 149 152 153 156 171 172 175 176 179 182 183 188 191 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГКМ – функция Гуревича-Кубелки-Мунка;

ДЭС – двойной электрический слой;

ЕС – Европейский Союз;

КАП – катионоактивный полимер;

КПЭ – критическая поверхностная энергия;

КФК – ковалентно-фиксированный краситель;

ПАВ – поверхностно-активное вещество;

ПВСК – поливинилсульфат калия;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

ПК – персональный компьютер;

ТВВ – текстильно-вспомогательные вещества;

ТМ – текстильный материал.

ВВЕДЕНИЕ

Активные красители являются одним из важнейших классов красителей для крашения и печатания текстильных материалов из целлюлозных волокон. Наличие ковалентной связи активных центров красителя с нуклеофильными группами волокна обеспечивает получение ярких и прочных окрасок.

Весомым недостатком применения активных красителей является необходимость использования большого количества нейтральных электролитов в процессах периодических способов крашения.

Общее количество используемого натрий хлорида (наиболее часто применяемого электролита) оценивается несколькими миллионами тонн в год. Только незначительная часть соли задерживается в установках очистки сточных вод, остальное количество сбрасывается в окружающую среду, почти не претерпев изменений. Поэтому загрязнение воды хлоридами – актуальная проблема, которая требует неотложного решения.

В странах, в которых уже сейчас проводятся работы, направленные на рациональное использование воды, сточные воды обязательно должны использоваться для полива в сельском хозяйстве. Однако, при высоком содержании неорганических солей их применение сопровождается «высаливанием» почвы, что делает сточные воды красильно-отделочных предприятий непригодными для орошения.

Требования к сбрасыванию производственных сточных вод в водоемы обусловлены Законом Украины «Про охорону навколишнього природного середовища» и регламентируются «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами» и «Правилами санітарної охорони прибережних районів морів», согласно которым предельно допустимая концентрация (ПДК) хлорид- и сульфат-анионов в сточных водах не должна превышать 
350 и 400 мг/л соответственно. В странах Европейского Союза (ЕС) ПДК хлорид- и сульфат-анионов значительно ниже – 200 мг/л. На пути вступления Украины в ЕС, согласно Копенгагенским критериям, соответствие общих правил и стандартов ЕС является действительно необходимым.

Наиболее радикальным и экономически целесообразным способом уменьшения неорганических солей в стоках красильно-отделочных предприятий является исключение нейтрального электролита из технологии крашения путем применения катионоактивных препаратов. Введение во внешний раствор катионов, для которых характерна специфическая адсорбция по отношению к поверхности целлюлозного материала, приводит не только к снижению отрицательного значения ζ-потенциала, но и перезарядке на положительный. Однако для красильно-отделочного производства данные методы до сих пор остаются новыми в связи со слабой изученностью их влияния на процессы текстильной химии.

Актуальность работы определяется необходимостью разработки и внедрения новых способов крашения хлопчатобумажных текстильных материалов активными красителями, которые, при исключении из красильного состава нейтрального электролита (натрий хлорида или глауберовой соли), обеспечат необходимое качество окрашенной ткани, значительно снижая экологическую нагрузку на окружающую среду и уменьшая себестоимость технологии колорирования.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа отвечает направлению «Совершенствование технологии колорирования хлопчатобумажных текстильных материалов активными красителями» (номер госрегистрации 0112U008479).

Роль автора в выполнении научно-исследовательской работы заключается в научном обосновании и разработке технологии крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями с применением катионоактивных полимеров.

Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в разработке эффективной технологии крашения хлопчатобумажных текстильных материалов активными красителями, исключающей использование нейтрального электролита, путем предварительной обработки ткани растворами катионоактивных полимеров.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- теоретически обосновать и экспериментально подтвердить эффективность применения катионоактивных препаратов в технологии крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями;

- определить влияние катионоактивных препаратов на электрокинетический потенциал целлюлозного волокна;

- исследовать и осуществить выбор технологических параметров предварительной катионизации целлюлозного волокна;

- определить влияние предварительной обработки хлопчатобумажного текстильного материала катионоактивными препаратами на диффузию и сорбцию красителей волокном;

- предложить технологию крашения активными красителями, которая исключает введение нейтрального электролита (натрий хлорида или глауберовой соли), основанную на предварительной обработке целлюлозного волокна катионоактивными препаратами;

- исследовать влияние предложенной технологии крашения на устойчивость полученных окрасок к физико-механическим воздействиям;

- осуществить проверку разработанной технологии в производственных условиях;

- провести расчет экономической эффективности от внедрения результатов исследования на предприятиях отрасли.

Объект исследования – процесс крашения хлопчатобумажных тканей активными красителями.

Предмет исследования – хлопчатобумажные ткани, обработанные растворами катионоактивных полимеров, активные красители.

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач использовались следующие методы исследования:

- метод потенциала протекания для определения электрокинетического потенциала целлюлозного волокна;

- метод Зисмана для определения критической поверхностной энергии волокна;

- метод равновесной термодинамики для определения термодинамической сорбционной характеристики;

- метод восходящей тонкослойной хроматографии для определения степени гидролиза красителей;

- спектрофотометрический метод для исследования растворов активных красителей и оценки интенсивности окрасок;

- метод оптической микроскопии для исследования поперечных срезов окрашенного волокна;

- метод ИК-спектроскопии для установления механизма взаимодействия между волокном, красителем и катионоактивными препаратами;

- методы, определенные действующими Государственными стандартами Украины на соответствующую текстильную продукцию, для оценки устойчивости окрасок к физико-механическим и физико-химическим воздействиям;

- метод математического планирования – ротатабельное планирование второго порядка – для определения оптимальных технологических параметров процесса крашения.

При обработке экспериментальных данных использованы методы математической статистики, а именно метод наименьших квадратов и методы корреляционно-регрессионного анализа. Результаты экспериментов обрабатывали на ПК с помощью прикладных программ MS Office-2010 Excel, Curve Expert 1.3.

Научная новизна полученных результатов:

- впервые определены реакционная способность, диффузионные и термодинамические характеристики, устойчивость к гидролизу активных полифункциональных красителей Novacron Ruby S-3B, Novacron Lemon S-3G, Novacron Ocean S-R в сравнении с известными моно- и бифункциональными активными красителями;

- впервые в химической технологии волокнистых материалов катионоактивные полимеры предложены в качестве активаторов целлюлозного субстрата для исключения из технологической рецептуры крашения активными красителями нейтрального электролита (натрий хлорида или глауберовой соли);

- предложен вероятный механизм катионизации целлюлозного волокна за счет образования комплексных соединений между катионоактивным полимером и волокном и, как следствие, изменения отрицательного заряда волокна на положительный;

- впервые определены диффузионные и термодинамические характеристики процесса крашения текстильного материала, предварительно обработанного растворами катионоактивных полимеров; установлено повышение диффузии, увеличение термодинамического сродства к целлюлозному волокну.

Практическая значимость полученных результатов:

- предложена технология крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями, которая при исключении нейтрального электролита (натрий хлорида или глауберовой соли) обеспечивает получение интенсивных, равномерных окрасок, устойчивых к физико-механическим и физико-химическим воздействиям;

- повышена эффективность производства окрашенного текстильного материала за счет сокращения времени крашения в 1,5 раза;

- снижена нагрузка на окружающую среду за счет исключения нейтрального электролита из состава красильного раствора.

Результаты работы апробированы на ПАО «Черкасский шелковый комбинат», г. Черкассы, (акты производственных испытаний от 04.09.2012 г.) с положительным результатом.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенной технологии крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями составит 86 грн. на 1000 м2 окрашенной ткани, без учета снижения затрат на возмещение ущерба от сброса неочищенных от неорганических солей сточных вод в окружающую среду.

Личный вклад соискателя заключается в постановке и обосновании целей и задач исследования, в критическом анализе научно-технической и патентной литературы, выполнении экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях.

Автором обоснованы научные результаты исследования и сформулированы выводы, определены оптимальные технологические параметры предварительной обработки текстильного материала катионоактивными препаратами, установлено влияние катионоактивных препаратов на свойства текстильного материала, определены оптимальные условия проведения процесса крашения с использованием катионоактивных полимеров.

В научных работах, выполненных в соавторстве, соискателю принадлежит постановка задач, проведение экспериментальных исследований, научное обоснование полученных результатов и формулировка выводов.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

- Международных научно-практических конференциях «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы», 
г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, 2011 – 2012 гг.;

- Научно-технической конференции молодых ученых и студентов-химиков «Синтез та шляхи використання нових хімічних речовин», г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, май 2012 г.;

- Международной научно-практической конференции «Сегодня и завтра медицинского, технического и защитного текстиля. Роль традиционных и высоких технологий», г. Москва, Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН, октябрь 2012 г.;

- Международной научно-технической конференции «Новітні технології в текстильній промисловості», Хмельницкий национальный университет, г. Хмельницкий, октябрь 2012 г.;

- Международной научно-практической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс-2012), г. Иваново, Ивановская государственная текстильная академия, май 2012 г.;

- Всеукраинских научных конференциях молодых ученых и студентов «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», г. Киев, Киевский национальный университет технологий и дизайна, 2012 – 2013 гг.;

- Региональной научно-практической конференции «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, апрель 2013 г.;

- научном семинаре кафедры отделочного производства Киевского национального университета технологий и дизайна, апрель 2012 г;

- научных семинарах кафедры химических технологий и биохимического синтеза Херсонского национального технического университета, 2011 – 2013 гг.

Основные результаты исследований были представлены на:

- ІІ региональном форуме трансферта технологий, региональной выставке «Инновации. Инвестиции. Прогресс», г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, май 2011 г.;

- 4-ой Харбинской международной выставке научно-технических достижений, г. Харбин (КНР), июнь 2012 г.

Публикации по теме диссертационной работы включают 20 наименований, в том числе статей в ведущих научных специализированных изданиях Украины – 6, зарубежных изданиях – 1, коллективных монографий – 1, патентов Украины – 3, тезисов докладов на конференциях – 9.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, методической и экспериментальной частей, выводов, списка литературных источников и семи приложений.

Полный объем диссертации составляет 193 страницы, основная часть диссертации – 139 страниц. Диссертация содержит 29 таблиц, 50 рисунков, 
152 наименования литературных источников. Объем приложений – 22 страницы.

ВЫВОДЫ

- Теоретически обоснована, экспериментально подтверждена и разработана новая технология крашения хлопчатобумажных ТМ активными красителями с применением катионных полимеров, которая позволяет при исключении нейтрального электролита и сокращении продолжительности процесса крашения в 1,5 раза получить интенсивные, равномерные и устойчивые к физико-механическим и физико-химическим воздействиям окраски.

- На основании анализа физико-химических свойств различных классов активных красителей обоснована перспективность использования активных полифункциональных красителей. Подтверждена необходимость интенсификации процесса крашения активными красителями, ввиду недостаточно высокой степени фиксации красителей на волокне и использования большого количества нейтрального электролита.

- Теоретически обоснован выбор КАП для разработки безэлектролитной технологии крашения хлопчатобумажных ТМ активными красителями на основе общих положений теории крашения, механизмов интенсификации этого процесса и сведений, согласно которым предварительная обработка волокна катионоактивными препаратами способна активизировать ряд химико-технологических операций, связанных с процессами диффузионного массопереноса.

- Установлено, что предварительная обработка хлопчатобумажных ТМ препаратами Каустамин-15, ВПК-402, Полиамин ПК-2 и Б-17 способствует изменению отрицательного значения электрокинетического потенциала целлюлозного волокна на положительный, что служит основой применения КАП в процессе крашения активными красителями.

- На основании изучения диффузионно-сорбционных характеристик активных красителей определено, что при крашении волокна, обработанного катионными препаратами, равновесная сорбция повышается на 15-30%, что свидетельствует о возможности сокращения продолжительности технологии крашения.

- Определено, что предварительная обработка ткани катионными препаратами приводит к значительному повышению термодинамического сродства (от 16,95 кДж/моль до 29,51 кДж/моль), что способствует более эффективному использованию активных красителей. Анализ энтальпийных и энтропийных эффектов крашения свидетельствует о более интенсивном взаимодействии красителя с целлюлозным волокном, повышении сорбции, упорядочении системы.

- На основании комплексных исследований определено, что применение предварительной обработки ТМ растворами катионоактивных препаратов в технологии крашения активными красителями способствует улучшению колористических характеристик окрашенной ткани вследствие того, что окраски стают более чистыми при минимальном отклонении от образца-эталона. Показано, что при этом ткань имеет глубокое и равномерное окрашивание.

- Установлено, что для проведения процесса крашения хлопчатобумажных ТМ активными красителями без использования нейтрального электролита как наиболее эффективные могут быть рекомендованы следующие катионоактивные препараты: ВПК-402 и Полиамин ПК-2.

- Методом математического планирования – ротатабельного планирования второго порядка – получена математическая модель процесса крашения хлопчатобумажных ТМ активными красителями с использованием предварительной обработки волокна катионными препаратами и определены оптимальные технологические параметры: длительность крашения – 60 мин., концентрация препаратов: ВПК-402 – 7 г/л, Полиамин ПК-2 – 5 г/л.

- Проведены производственные испытания и подтверждена эффективность предложенной технологии крашения хлопчатобумажных ТМ активными красителями на ПАО «Черкасский шелковый комбинат» (акты производственных испытаний от 04.09.12 г.). Ожидаемый экономический эффект от внедрения составит 86 грн. на 1000 м2 окрашенной ткани, без учета снижения затрат на возмещение ущерба от сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в
работах [145-152].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Wood L. Research and markets: Textile materials – global strategic business report – 2011. Profiles 414 companies including many key and niche players up to 2015 / L. Wood. – Dublin: Business wire, 2011. – 425 р.

- Конъюнктура рынка текстиля и пути создания конкурентоспособной продукции: сб. научн. трудов конф.: – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина. – 2005. – С. 118-122.

- Давыдов А.Ф. Текстильное материаловедение: учебное пособие / А.Ф. Давыдов. – М.: Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 1997. – 168 с.

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение. Текстильные полотна и изделия: учебник для вузов / Г.Н. Кукин, А.Н. Соловьев, А.И. Кобляков. – М., 1992. – 272 с.

- Одинцова О.И. Основы текстильного материаловеденья: текст лекций / О.И. Одинцова, М.Н. Кротова, С.В. Смирнова. – Иваново: Ивановская гос. текст. академия, 2009. – 64 с.

- Карпов В.В. Активные красители в СССР и в России / В.В. Карпов // Текстильная химия. – 2004. – №3 (12). – С. 9-12.

- Chemical and dyes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dyespigments.com/textile-dyes.html.

- Market research report on synthetic dye and pigment manufacturing: 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. anythingresearch. com/industry / Synthetic-Dye-and-Pigment-Manufacturing.html.

- Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов / Г.Е. Кричевский, М.В. Корчагин, А.В. Сенахов. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 640 с.

- Бутович В.М. Активные красители / В.М. Бутович. – М.: Легпромбытиздат, 1961. – 32 с.

- Карпухин П.П. Активные красители / П.П. Карпухин, 
Т.А. Коротенко. – К.: Гос. изд-во технич. лит-ры УССР, 1963. – 135 с.

- Кричевский Г.Е. Активные красители / Г.Е. Кричевский. – М.: Легкая индустрия, 1968. – 340 с.

- Кричевский Г.Е. Физико-химические основы применения активных красителей / Г.Е. Кричевский. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

- Романова М.Г. Активные красители в текстильной промышленности / М.Г. Романова, Н.В. Гордеева. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 143 с.

- Бородкин В.Ф. Химия красителей / В.Ф. Бородкин. – М.: Химия, 1981. – 248 с.

- Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей / Б.И. Степанов. – М.: Химия, 1977. – 488 с.

- Тебляшкіна Л.І. Технологія опоряджувального виробництва / 
Л.І. Тебляшкіна: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 278 с.

- Хассан С.А. Разработка эффективных технологий крашения и печатания хлопчатобумажных тканей бифункциональными активными красителями: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.02 / Хассан Сулейман Али. – Санкт-Петербург, 2007. – 190 с.

- Маркова О.Ю. Исследование свойств активных бифункциональных красителей с целью разработки рациональных условий их применения: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.02 / Маркова Оксана Юрьевна. – М., 2010. – 162 с.

- Abeta S. The news bi-functional Reactive Dyes for Cellulose Fibres / 
S. Abeta // Dyes and Pigments. – 1983. – №4. – Р. 262-269.

- Кочергин А.Б. Экономическая гамма бифункциональных активных красителей / А.Б. Кочергин, А.В. Разуваев // Текстильная химия. – 2004. – №4. – С. 21-28.

- Georgieva A. Dyeing of cellulose textile materials with mono- and poly-functional reactive dyes / A. Georgieva, A. Pishev // Vlakna a text. – 2001. – №3. – Р. 195-197.

- Карпов В.В. Современное состояние производства и потребления красителей / В.В. Карпов, А.Е. Белов // Журнал РХО им. Д.И. Менделеева. – 2002. – №1. – С. 67-71.

- Андриевский А. Ассортимент красителей для рынка России / 
А. Андриевский // Текстильная промышленность. – 2000. – №6. – С. 14-15.

- Станкевич А. Активные красители ЗАО «НПФ Технохим» / 
А. Станкевич // Текстильная промышленность. – 2006. – №3. – С. 46-48.

- Инновации Siba Specialty Chemicals в области активных красителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rustm.net.

- Маркова О. Анализ реакционной способности и устойчивости к гидролизу активных моно- и бифункциональных красителей / О. Маркова, 
Л. Лобанова, Н. Николаева // Научный альманах, текстильная промышленность. – 2010. – №3. – С. 26-34.

- Кричевский Г. Е. Химическая технология текстильных материалов : учеб. пос. для вузов в 3-х т. Т. 2. Колорирование текстильных материалов / 
Г. Е. Кричевский. – М.: Росс. заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности, 2001. – 540 с.

- Белокурова О.А. Перспективные технологии, материалы и оборудование в текстильной печати / О.А. Белокурова, Т.Л. Щеглова. – Иваново: Иванов. гос. хим.-технол. ун-т, 2008. – 72 с.

- Виккерстафф Т. Физическая химия крашения / Т. Виккеретафф ; [пер. англ. Б. Н. Мельникова, П. В. Морыганова]; под. ред П. В. Морыганова. – М.: Государственное научно-техническое издательство Министерства легкой промышленности СССР, 1956. – 574 с.

- Фомченкова Л.Н. Современное оборудование для крашения текстильных материалов / Л.Н. Фомченкова // Текстильная промышленность. – 2009. – №2. – С. 28-34.

- Киселёв А.М. Экологические аспекты процессов отделки текстильных материалов / А.М. Киселёв // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002. – т. ХLVI, №1. – С. 20-30.

- Мельников Б.Н. Роль текстильных вспомогательных веществ. Прогресс текстильной химии и технологии / Б.Н. Мельников // Рос. хим. ж. 
(Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002. – т. ХLVI, №1. – С. 9-19.

- Кричевский Г.Е. Роль химии в производстве текстиля /
Г.Е. Кричевский // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002. – т. ХLVI, №1. – С. 5-8.

- Смирнова О.К. Вспомогательные вещества в химико-текстильных процессах. Современный ассортимент отечественных текстильных вспомогательных веществ / О.К. Смирнова, Н.П. Пророкова // Рос. хим. ж. 
(Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). – 2002. – т. ХLVI, №1. – С. 88-95.

- Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности: сборник материалов Международной научно-технической конференции (ПРОГРЕСС – 2010). Ч. 1 / Ивановская государственная текстильная академия. – Иваново: Ивановская государственная текстильная академия, 2010. – С. 85-86.

- Martin A.H. Sensing the electrokinetic potential of cellulosic fiber surfaces / A.H. Martin // Bio Resources. – 2006. – №1 (1). – Р. 116-149.

- C. Bellmann Electrokinetic properties of natural fibres / C. Bellmann, 
A. Caspari, T.T. Loan Doan, E. Mader // International Electrokinetics Conference, Pittsburgh. – 2004. – №1. – Р. 1-14.

- Петерс Р.Х. Текстильная химия (Физическая химия крашения) / Петерс Р.Х. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – Ч. 2, 123 с.

- Сафонов В.В. Интенсификация химико-текстильных процессов отделочного производства: Учебное пособие / В.В. Сафонов – М.: МГТУ 
им. А.Н. Косыгина, 2006. – 405 с.

- Салем Р.Р. Теория двойного слоя / Р.Р. Салем. – М.: Физматлит, 2003. – 104 с.

- Михайловский В.Н. О влиянии двойного электрического слоя цилиндрической поверхности на кинетику поглощения ионов одноименно заряженных с поверхностью / В.Н. Михайловский, С.С. Духин, Ю.М. Глазман // Коллоидный журнал. – 1974. – №3. – С. 579-582.

- Мельников Б.Н. Технологические основы технологии крашения волокнистых материалов / Б.Н. Мельников, И.Б. Блиничева. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 304 с.

- Садов Ф.И. Некоторые вопросы современной теории крашения волокнистых материалов. Конспект лекций / Ф.И. Садов. – М.: Гизлегпром, 1952. – 16 с.

- Беленький Л.И. Теория крашения и опыт ее практического применения / Л.И. Беленький. – М.: Гизлегпром, 1958. – 189 с.

- Мельников Б.Н. Физико-химические основы процессов отделочного производства / Б.Н. Мельников, Т.Д. Захарова, М.Н. Кириллова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 280 с.

- Голованов Е.Н. Исследование электрокинетических свойств полиамидного волокна капрон при взаимодействии с кислотными и кислотными металлсодержащими красителями: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.02 / Голованов Е.Н. – Санкт-Петербург, 1968. – 190 с.

- Тугуши Л.А. Разработка оптимальных условий процессов крашения текстильных материалов на основе их электрокинетических свойств: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.03 / Тугуши Людмила Александровна. – Санкт-Петербург, 1984. – 170 с.

- Галкин Е.С. О возможности управления сорбцией красителя в порах волокна путем изменения параметров ДЭС / Е.С. Галкин, В.Н. Михайловский, С.С. Духин // Сб. Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. – 1977. – №9. – С. 34-38.

- Михайловский В.Н. О влиянии ДЭС на кинетику переноса ионов красителя в пористое тело / В.Н. Михайловский, Э.С. Малкин, С.С. Духин // Сб. Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. – 1977. – №9. – С. 29-34.

- Духин С.С. Электропроводность и электрокинетические свойства дисперсных систем / С.С. Духин. – К.: Наукова думка, 1975. – 244 с.

- Григоров О.Н. Электрокинетические свойства капиллярных систем / О.Н. Григоров. – М.: Изд. АН СССР, 1950. – 198 с.

- Измайлов Н.А. Электрохимия растворов / Н.А. Измайлов. – М.: Химия, 1956. – 577 с.

- Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. – М.: Наука, 1985. – 399 с.

- Кричевский Г.Е. Диффузия и сорбция в процессах крашения и печатания / Г.Е. Кричевский. – М.: Легкая индустрия, 1981. – 208 с.

- Фролова М.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности / М.А. Фролова, А.С. Тутыгин, А.М. Айзенштадт // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2011. – №2 (4). – С. 120-125.

- Луцык Р.В. Тепломассообмен при обработке текстильных материалов / Р.В. Луцык, Э.С. Малкин, И.И. Абаржи. – К.: Наук. думка, 1993. – 344 с.

- Бондаренко В.С. Влияние положения мениска жидкости в отсчетном капилляре на результат измерения ζ-потенциала капиллярных систем методом электроосмоса / В.С. Бондаренко, В.Ф. Андросов, В.И. Карслиева // Журнал физической химии. – 1965. – №4. – С. 1030-1032.

- Фридрихсберг Д.А. Электроповерхностные явления в дисперсных системах / Д.А. Фридрихсберг, Н.С. Свердлова. – М.: Наука, 1972. – 87 с.

- Григоров О.Н. Электрокинетические явления / О.Н. Григоров. – Л.: Изд. ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973. – 196 с.

- Андросов В.Ф. Крашение пряжи в паковках / В.Ф. Андросов, 
С.А. Александров, М.И. Артым, В.Б. Кленов, Р.П. Якимчук. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 152 с.

- Электрокинетические свойства капиллярных систем. Монографический сборник экспериментальных исследований под редакцией О.Н. Григорова и др. – М.: Изд. АН СССР, 1956. – 338 с.

- Kanamaru K. Untersuchungen über das elektrokinetische / K. Kanamaru, T. Takada // Potential (IV) Kolloid, Z. – 1939. – Р. 86-93.

- Poppel E. Der einfloss des abbanes anf einige chemische und oberflachen – Eigenschaften des Zellstoffes / E. Poppel // Bul. Inst. Politehn. Jasi. – 1970. – №1. – Р. 321-325.

- Карслиева В.И. Исследование электрокинетических потенциалов ориентированных полиамидных волокон: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.03 / Карслиева В.И. – Санкт-Петербург, 1973. – 132 с.

- Jacobash H.I. Unter suchungen zum einflug der polymer zusammensetzung und der nachbehandlung auf duz zeta-potenzial von faserstoffen / H.I. Jacobash // Acta Polym. – 1980. – №8. – Р. 481-484.

- Зактрегер Л.И. Исследование электрокинетических свойств полиамидных волокон и их влияние на процесс крашения этих волокон кислотными красителями: дис. … кандидата тех. наук: 05.19.03 / Зактрегер Л.И. – Санкт-Петербург, 1970. – 182 с.

- Неделчева Н. Влияние на рН на средата върху електрокинетичния потенциал на сламена целлюлоза и на нейни оксипроизводни / Н. Неделчева // Целулоза и хартия. – 1979. – №4. – С. 11-14.

- Baumann H. Zusammenhange zwischen der Anderung geladence gruppen und der Zeta-Potenzialanderung an Modifizierte Wolle / H. Baumann, 
W. Schempp, J.M. Marzinkowski // Acta Polym. – 1980. – №8. – Р. 475-480.

- Suzawa T. Studies of the ζ-potential naturel and synthetic fibers in dye solutions XVII / T. Suzawa, H. Shinohara Bull. Chem. Soc. Japan. – 1967. – №3. –   С. 1596-1600.

- Юрьев В.И. Изучение электрокинетических свойств монокарбоксилцеллюлозы и некоторых кислых эфиров целлюлозы / 
В.И. Юрьев, С.С. Позин // Коллоидный журнал. – 1961. – Т.23, №4. – С. 499-503.

- Валько Э. Коллоидно-химические основы текстильной технологии. Ч. 1 и 2 / Э. Валько. – М.: Гизлегпром, 1950. – 191 с.

- Фротшер Г. Химия и физическая химия текстильных вспомогательных материалов / Г. Фротшер. – М.: Легпром, 1958. – 203 с.

- Хвала А. Текстильные вспомогательные вещества: справ. пос. 
в 2-х ч. Ч. 1 / А. Хвала, В. Ангер. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 432 с.

- Хвала А. Текстильные вспомогательные вещества: справ. пос. 
в 2-х ч. Ч. 2 / А. Хвала, В. Ангер. – М.: Легпромбытиздат, 1991. –344 с.

- Садов Ф.И. Химическая технология волокнистых материалов / 
Ф.И. Садов, М.В. Корчагин, А.И. Матецкий. – М.: Легкая индустрия, 1968. – 784 с.

- Gentile D. Reduced salt usage in dyeing of 100% cotton fabric / 
D. Gentile. – RMIT University, 2009. – 125 р.

- Ягер К.А. Активные красители Cibacron LS – снижение потребления электролитов в периодическом способе крашения / К.А. Ягер, 
И.С. Ковш, С.С. Щукин // Текстильная промышленность. – 1997. – №2. – С. 25-27.

- Мамедов Н.М. Основы общей экологии / Н.М. Мамедов,                      И.Т. Суравегина, С.Н. Глазачев; под ред. Дж.О.М. Бокриса. – М.: Химия, 1998. – 254 с.

- Правила приймання стічних вод від підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів; Держбуд України; Правила від 19.02.2002, №37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0403-02.

- Environmental aspects of textile dyeing [edited by R. M. Christie]. – Cambridge: The Textile Institute, 2007. – 352 р.

- Water quality standards review: chloride, sulfate and total dissolved solids / Iowa Department of Natural Resources. – Iowa: Consultation Package, 2009. – 79 р.

- Оценочные доклады по приоритетным экологическим проблемам Центральной Азии / [упоряд. С.К. Базарбаев]. – Ашхабад, 2006. – 154 с.

- Вахитова Н.А. Применение хитозана в технологиях крашения текстильных материалов / Н.А. Вахитова, В.В. Сафонов // Технология текстильной промышленности. – 2004. – №3 (278). – С. 56-59.

- Гранатович Н.Н. Исследование возможности применения катионных препаратов для подготовки хлопчатобумажных тканей под цифровую печать активными красителями / Н.Н. Гранатович, Г.Е. Кричевский // Сборник материалов Междунар. научно-технической конф. «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (ПРОГРЕСС – 2006). – Часть 1. – Иваново: ИГТА. – 2006. – С. 61-62.

- Переволоцкая В.К. Крашение льняных материалов с помощью прямых красителей и новых бесформальдегидных закрепителей /                   В.К. Переволоцкая, Н.А. Леонова, В.А. Афанасьева // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). – 2002. – т. XLVI, №2. – С.47-51.

- Кротова М.Н. Использование производных алкиламина в химико-текстильном производстве / М.Н. Кротова, М.В. Уважаева, А.Р. Гадеева,      О.И. Одинцова // Сб. науч. тр. «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности». – СПГУТД. – г. Санкт-Петербург, 2006. – С. 164-167.

- Крюков В.К. Бесформальдегидный закрепитель для прямых и активных красителей / В.К. Крюков, Т.Г. Мурзабекова // Текстильная промышленность. – 1998. – №3. – С. 38.

- Отделка хлопчатобумажных тканей. В 2 ч. Ч. 1. Технология и ассортимент хлопчатобумажных тканей: справочник / под ред.                       Б.Н. Мельникова. – М.: Легкомбытиздат, 1991. – 432 с.

- Лабораторный практикум по химической технологии текстильных материалов: учебное пособие для вузов / [Т.С. Новорадовская и др.]; под ред. Г.Е. Кричевского. – М., 1994. – 397 с.

- Айвазов Б.В. Практическое руководство по хроматографии /        Б.В. Айвазов. – М.: Высшая школа, 1968. – 280 с.

- Лабораторный практикум по применению красителей: учебное пособие для студентов вузов / [Б.Н. Мельников, И.Б. Блинчева, М.Н. Кириллова и др.]. – М.: Легкая индустрия, 1972. – 246 с.

- Мельников Б.Н. Лабораторный практикум по применению красителей. Учеб. пособие для студентов вузов / Б.Н. Мельников, 
И.Б. Блиничева, М.Н. Кириллова. – М.: Легкая индустрия, 1972. – 246 с.

- Лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов. Учеб. пособие для студентов вузов текстильной промышленности / [М.В. Корчагин, Н.М. Соколова, И.А. Шиканова и др.] – М.: Легкая индустрия, 1976. – 352 с.

- Беленький Л.И. Технологические расчеты в химической технологии волокнистых материалов: учеб. пособие для текст. вузов / Беленький Л.И., Росинская Ц.Я., Мельников Б.Н.; под ред. Л.И. Беленького. – [2-е изд.]. – М.: Высш. школа, 1985. – 240 с.

- Хархаров А.А. Подготовка и крашение волокнистых материалов. Учебное пособие / А.А. Хархаров., И.А Предтеченская. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. – 224 с.

- Ткани текстильные. Методы определения капиллярности: ГОСТ 29104.11-92. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 6 с.

- Zisman W.A. Influence of constitution on adhesion / W.A. Zisman // Ind. Eng. Chem. – 1963. – Vol. 55, №1. – P. 18-24.

- Zisman W.A. Relation of the equilibrium contact angle to liquid and solid constitution / W.A. Zisman // Adv. Chem. Ser. – 1964. – Vol. 43, №1. – P. 1-17.

- Справочник химика. Т. 3. Химическое равновесие и кинетика, свойства растворов, электродные процессы / [Д.Н. Григоров, М.Е. Лозин, 
Б.А. Порай-Кошиц и др.]. – М.: Химия, 1965. – 1008 с.

- Методы исследования в текстильной химии: справочник / 
[Г.Е. Кричевский, Ю.К. Овчинников, Г.Т. Хачатурова и др.]; под ред.                      Г.Е. Кричевского. – М.: Росс. заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности, 1993. – 401 с.

- Собанов A.A. Полиэлектролиты. Методические указания к курсу высокомолекулярные соединения / А.А. Собанов, Л.М. Бурнаева, 
P.A. Черкасов. – Казань: Казанский государственный университет, 2007. – 33 с.

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение (волокна и нити) /         Г.Н. Кукин, Л.Н. Соловьев, Л.И. Кобляков. – М.: Легпромбытиздат, 1989. –   352 с.

- Лабораторный практикум по текстильному материаловедению: [под ред. Кукина Г.Н.]. – М.: Легкая индустрия, 1974. – 390 с.

- Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению: ГОСТ 9733.27–83. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 4 с.

- Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам: ГОСТ 9733.4 –83. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 4 с.

- Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М.С. Винарский, М.В. Лурье. – К.: Техника, 1975. – 168 с.

- Ахназарова С.Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Монография / С.Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. – М.: Высшая школа, 1978. – 320 с.

- Виноградов Ю.С. Математическая статистика и ее применение в текстильной и легкой промышленности / Ю.С. Виноградов. – М.: Легкая индустрия, 1970. – 370 с.

- Рузинов Л.П. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / Л.П. Рузинов, Р.И. Слободчикова. – М.: Химия, 1980. – 280 с.

- Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности) / 
В.Б. Тихомиров – М.: Легкая индустрия, 1974. – 264 с.

- Тихомиров В.Б. Математические методы планирования эксперимента при изучении нетканых материалов / В.Б. Тихомиров. – М.: Легкая индустрия, 1968. – 156 с.

- Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента: Справочное пособие / Л.З. Румшинский. – М.: Наука, 1971. – 
192 с.

- Семенов С.А. Планирование эксперимента в химии и химической технологии. Учебно-методическое пособие / С.А. Семенов. – М.: ИПЦ МИТХТ, 2001. – 93 с.

- Блатнер П. Использование Microsoft Office Excel 2003 / Пер. с англ. Д. Бойс, С. Фаллер и др. – К.; СПб.: Вильямс, 2005. – 864 с.

- Калонтаров И.Я. Свойства и методы применения активных красителей / И.Я. Калонтаров. – Душанбе: «Дониш», 1970. – 204 с.

- Beech W. Fibre Reactive Dyes / W. Beech. – London: Logos Press, 1970. – 399 p.

- The Chemistry of Syntetic Dyes. Volum VI. Reactive Dyes. [Editid by Venkataraman K]. – New York: Academic Press, 1972. – 463 p.

- Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. А. Франк-Каменецкий. – М.: «Наука», 1967. – 312 с.

- Колориндекс – 80. Синтетические красителя для текстильной промышленности. Т. 1: [каталог]. – [Галле: Интерхим, 1980]. – 823 с.

- Sumitomo Dyestuffs: [каталог]. – [Kitahama: Sumitomo, 1994]. – 32 р.

- Novacron S – for intense brilliant shades: [каталог]. – [NC: Huntsman, 2008]. – 11 р.

- Бобрівник Л.Д. Органічна хімія / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – К.: Ірпінь, 2002. – 544 с.

- Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии / Д.А. Фридрихсберг. – Л.: Химия, 1974. – 352 с.

- Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. – М.: Химия, 1975. – 512 с.

- Глубиш П.А. Применение полимеров акриловой кислоты и ее производных в текстильной и легкой промышленности / П.А. Глубиш. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 205 с.

- Ведихина Л.И. Антистатические эффекты водорастворимых полиэлектролитов / Л.И. Ведихина, А.И. Курмаева, Н.И. Аввакумова и др. // Химия и химическая технология. – 1978. – Т. ХХІ, №12. – С. 1791-1793.

- Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии / Ю.Г. Фролов. – М.: Химия, 1982. – 400 с.

- Шелудько А. Практикум по коллоидной химии / А. Шелудько. – М.: Химия, 1984. – 320 с.

- Глубіш П.А. Хімічна технологія текстильних матеріалів (Завершальне оброблення): навчальний посібник / П.А. Глубіш. – К.: Арістей, 2006. – 304 с.

- Егорова А.Н. Крашение тканей предварительно обработанных препаратом ДЦУ и Устойчивым-2 / А.Н. Егорова // Текстильная промышленность. – 1973. – №10. – С. 62-64.

- Кириллова М.Н. Влияние предварительной обработки ткани препаратом ДЦУ на эффективность ее крашения прямыми красителями /      М.Н. Кириллова // Труды Иванов. хим.-техн. ин-та. – Иваново, 1973. – С. 87-90.

- Полторак О.М. Термодинамика в физической химии: Учеб. пособие / О.М. Полторак. – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с.

- Смирнова Н.А. Методы статистической термодинамики и физической химии: Учеб. пособие / Н.А. Смирнова. – М., Высш. шк., 1982. – 456 с.

- Чалая Н.Е. Сродство красителей к волокну как оценка эффективности крашения / Н.Е. Чалая, В.В. Сафонов // Текстильная промышленность. – 2004. – №6. – С. 30-31.

- Шрамек Ю. Применение бумажной хроматографии при анализе текстильных материалов / Ю. Шрамек // Текстильная промышленность. – 1963. – №1. – С. 65-72.

- Роговин З.А. Химия целлюлозы / З.А. Роговин. – М.: Химия, 1972. – 519 с.

- Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Л.Беллами. – М.: Издательство зарубежной литературы, 1963. – 591 с.

- Кросс А. Введение в практическую инфракрасную спектроскопию / А. Кросс. – М.: Издательство зарубежной литературы, 1960. – 111 с.

- Миронов В.А. Спектроскопия в органической химии / 
В.А. Миронов, С.А. Янковский. – М.: Химия, 1985. – 232 с.

- Кустанович И.М. Спектральный анализ / И.М. Кустанович. – М.: Высшая школа, 1972. – 352 с.

- Методы исследований древесины и ее производных: [под ред. 
Н.Г. Базариновой]. – Барнаул: Изд-во Алт. Гос. Ун-та, 2002. – 26 с.

- Кириллов Е.А. Цветоведение / Е.А. Кириллов. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 128 с.

- Шестернина Г.П. Определение порога цветоразличения как меры цветового различия при установлении промышленных допусков по разнооттеночности / Г.П. Шестернина, Н.А. Алявдин, Л.И. Беленький // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1973. – №3 (94). – С.94-97.

- Кулиш А.Н. (Куник А.Н.) Исследование влияния нейтрального электролита на скорость крашения полифункциональными активными красителями / А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), Л.А. Нестерова, Е.И. Широкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/6 (54). – С. 33-36.

- Кулиш А.Н. (Куник А.Н.) Бессолевое крашение – новый способ колорирования активными красителями / А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), 
Л.А. Нестерова, Г.С. Сарибеков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №1/8 (55). – С. 9 – 12.

- Кулиш А.Н. (Куник А.Н.) Сравнительный анализ физико-химических свойств активных моно-, би- и полифункциональных красителей / А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), Л.А. Нестерова, Г.С. Сарибеков // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2012. – №1. – С. 6-10.

- Кулиш А.Н. (Куник А.Н.) Исследование влияния катионных полиэлектролитов на степень фиксации активных красителей / А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), Л.А. Нестерова, Г.С. Сарибеков // Вісник ХНУ. – 2012. – №3. – 
С. 215-218.

- Нестерова Л.А. Исследование влияния катионизации хлопчатобумажного текстильного материала на скорость крашения активными красителями / Л.А. Нестерова, А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), Г.С. Сарибеков // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2012. – № 1 (19). – С. 40-44.

- Куліш О.М. (Куник О.М.) Дослідження впливу обробки катіонними поліелектролітами на процес напівбезперервного фарбування бавовняних тканин активними барвниками / О.М. Куліш (О.М. Куник), Л.О. Нестерова, 
Г.С. Сарібеков // Вісник КНУТД. – 2012. – №. 4 – С. 133-139.

- Engineering and methodology of modern technology. Monograph: edited by G. Paraska. – 2012. – 406 p.

- Кулиш А.Н. (Куник А.Н.) Исследование влияния катионных полиэлектролитов на электрокинетические свойства хлопчатобумажного текстильного материала / А.Н. Кулиш (А.Н. Куник), Л.А. Нестерова, М.Л. Кулигин // Вісник ХНУ. – 2013. – №1. – С. 229-231.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html