Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

- Каюков Юрій Миколайович

УДК 621.785.1:669.0214:669.18.004.18

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВУ СТАЛІ ТА ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ОКАЛИНИ З МЕТОЮ ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА ТА МЕТАЛУ

Спеціальність 05.14.06

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпродзержинськ – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теплоенергетики Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:		доктор технічних наук, професор,

заслужений працівник вищої школи України

Ревун Михайло Павлович,

Запорізька державна інженерна академія,

професор кафедри автоматизованого управління

технологічними процесами.

Офіційні опоненти:		доктор технічних наук, професор

Павленко Анатолій Михайлович,

Дніпродзержинський державний

технічний університет,

професор кафедри теплоенергетики,

декан енергетичного факультету;

кандидат технічних наук, доцент

Радченко Юрій Миколайович,

Національна металургійна академія України,

доцент кафедри теплотехніки та екології металургійних печей.

Захист відбудеться « 12 »  червня  2013 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К09.052.01 при Дніпродзержинському державному технічному університеті за адресою: 51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпродзержинського державного технічного університету за адресою: 51918, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2а.

Автореферат розісланий  « 30 »  квітня  2013 р.

Учений секретар

Спеціалізованої вченої ради К09.052.01

кандидат технічних наук, доцент			К.М. Ялова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Одним із напрямків підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів та покращення якості нагріву металу є вдосконалення режимів нагріву металу та поліпшення роботи існуючих печей за рахунок застосування раціональних способів їх опалення з використанням нових типів пальникових пристроїв. Дані технологічні та технічні рішення дозволяють досягти не тільки економії палива, а й значного зниження втрат металу з окалиною. Окалина високолегованих марок сталей містить значну кількість легуючих елементів. З метою відновлення вона може піддаватися тепловій обробці в існуючих нагрівальних печах і бути повернена в сталеплавильне виробництво у вигляді металізованого легованого матеріалу.

Таким чином, підвищення ефективності паливовикористання в нагрівальних і термічних печах та зменшення втрат металу, як за рахунок пониження угару, так і повернення окалини в сталеплавильне виробництво у вигляді відновленого матеріалу, є важливим та актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно плану науково-дослідних робіт МОН України за темою «Теоретичне обґрунтування і розробка методів підвищення ефективності високоенергоємних агрегатів» в 2000-2003 рр, пов'язана з такими науково-дослідними роботами, у яких автор є відповідальним виконавцем: «Промислове випробування і впровадження імпульсного способу опалювання двокамерних нагрівальних печей ЦПМ» (№ держ. рег. 01829017395), «Розробка і впровадження раціонального способу опалювання і пальників часткового попереднього змішування на термічних печах СПЦ-5» (№ держ. рег. 01860124727), «Розробка і впровадження технології виробництва порошкових швидкорізальних сталей з використанням вторинних сировинних ресурсів в умовах ЦПМ заводу «Дніпроспецсталь» (№ держ. рег. 01870063798).

Мета і задачі дослідження.

Метою роботи є підвищення ефективності паливовикористання та зниження втрат металу з окалиною при тепловій обробці сталі шляхом вдосконалення параметрів системи опалення та режимів роботи нагрівальних та термічних печей.

Задачі дослідження:

- проаналізувати сучасний стан технології нагріву сталі, а також методи і пристрої, спрямовані на підвищення ефективності використання палива та зниження втрат від утворення окалини при тепловій обробці сталі в камерних печах;

- розробити математичну модель оптимального управління нагрівом металу в умовах спалювання різного за складом палива із змінним коефіцієнтом витрати повітря при збагаченні його киснем;

- розробити математичну модель нагріву металу в двокамерній нагрівальній печі та виконати числові дослідження впливу різних способів опалення та довжини факела на рівномірність нагріву металу та його теплопоглинання;

- розробити систему опалення рециркуляційної термічної печі на основі пальників часткового попереднього змішення та дослідити її ефективність;

- розробити конструкцію та виконати дослідження пальника з широкими межами регулювання теплової потужності та коефіцієнта витрати повітря;

- на основі запропонованої конструкції пальника розробити та дослідити імпульсний спосіб опалення двокамерної нагрівальної печі;

- розробити склад і дослідити теплофізичні властивості шихти для вуглетермічного відновлення окалини швидкоріжучої сталі та визначити температурний режим її теплової обробки в умовах полум'яної нагрівальної печі.

Об'єкт дослідження - процеси теплопереносу при нагріві сталі та тепловій обробці окалини.

Предмет дослідження:

- процеси нагріву металу в умовах використання різного за складом палива при збагаченні повітря киснем;

- вплив імпульсної подачі палива та окислювача на рівномірність нагріву металу;

- вплив конструктивних параметрів системи опалення печі на енергоефективність і рівномірність нагріву сталі;

- вплив складу та теплофізичних властивостей шихти для вуглетермічного відновлення окалини на технологічні параметри реалізації процесів теплової обробки окалини в полум'яній нагрівальній печі.

Методи дослідження включають математичне моделювання та числові дослідження процесів теплообміну в нагрівальних печах, експериментальні лабораторні та промислові дослідження способів, пристроїв і матеріалів на вогневому стенді, нагрівальних і термічних печах ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь».

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Вперше встановлено функціональний зв'язок між складом палива, коефіцієнтом витрати повітря, витратами палива та кисню, що дозволило визначити оптимальні технологічні режими нагріву металів.

2. Вперше визначено залежність рівномірності нагріву та теплопоглинання садки металу від довжини факела в двокамерних нагрівальних печах, що дозволило визначити умови якісного нагріву металу.

3. Вперше на підставі результатів експериментальних і числових досліджень визначено: раціональний склад шихти для вуглетермічного відновлення окалини та температурний рівень витримки при її тепловій обробці в полум'яній нагрівальній печі; температурні залежності ефективного коефіцієнта теплопровідності та ефективної об'ємної теплоємності, які враховують теплові ефекти реакцій при вуглетермічному відновленні окалини.

4. На основі одержаних результатів теоретичних і експериментальних досліджень дістали подальшого розвитку технологічні основи нагріву металів і розроблені на рівні винаходу пристрої для реалізації цих процесів.

Практичне значення одержаних результатів.

1. У дисертаційній роботі отримані теоретичні висновки, що дозволяють у промислових умовах оптимізувати режим малоокислювального нагріву металу,

оцінити вплив ряду теплотехнічних та економічних параметрів на вибір раціонального складу палива, а також визначити ефективність використання кисню.

2. Вирішено завдання нагріву металу в двокамерній нагрівальній печі з урахуванням впливу довжини факела. Запропонована математична модель дозволяє вирішувати широке коло питань, пов'язаних з аналізом і вдосконаленням теплової роботи печей даного типу.

3. Розроблено систему опалення рециркуляційної термічної печі з використанням пальників часткового попереднього змішення, що дозволяє економити паливо в кількості 20 кг у.п. на тонну відпаленого металу.

4. Запропоновано конструкцію газопальникового пристрою, яка зареєстрована у Патенті України на корисну модель № 30517. Газовий пальник досліджено на вогневому стенді та в умовах двокамерної нагрівальної печі ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь». Пальник має широкі межі регулювання та стійко працює при ступінчастій зміні теплового навантаження, що дозволяє використовувати його при реалізації імпульсних способів опалення.

5. Розроблено імпульсний спосіб опалення двокамерної нагрівальної печі з використанням запропонованого газопальникового пристрою. Імпульсний режим подачі палива дозволив в процесі нагріву металу знизити кінцевий перепад температури з (30…40) °С до 15 °C і виключити перегрів поверхні заготовок.

6. Розроблено та досліджено в промислових умовах температурний режим вуглетермічного відновлення окалини швидкоріжучої сталі в полум'яній нагрівальній печі, який дозволяє отримати металізований матеріал з середнім ступенем відновлення 80 %.

Особистий внесок здобувача. В опублікованих наукових працях особистий внесок здобувача полягає в: розробці математичної моделі нагріву металу в двокамерній нагрівальній печі [1, 2]; проведенні та обробці результатів розрахункових досліджень імпульсного режиму опалення двокамерної нагрівальної печі, рівномірності нагріву металу та його теплопоглинання [3]; участі та обробці результатів лабораторних і промислових експериментальних досліджень з розробки й випробовування технології теплової обробки окалини високолегованої сталі в умовах полум'яних нагрівальних печей [4, 7]; розробці математичної моделі та виконанні розрахункових досліджень оптимального управління нагрівом металу в умовах спалювання палива із змінним коефіцієнтом витрати повітря при збагаченні його киснем [5]; проведенні та обробці результатів експериментальних і розрахункових досліджень з визначення ефективних теплофізичних властивостей шихти для вуглетермічного відновлення окалини [6]; розробці конструкції пальника, формули корисної моделі та обґрунтуванні граничних меж [8].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були обговорені на наукових конференціях: XV, XVI Міжнародних конференціях «Теплотехника и энергетика в металлургии» (м. Дніпропетровськ, 2008, 2011); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» (м. Запоріжжя, 2008); Міжнародній конференції «Экология и Теплотехника – 1996г.» (м. Дніпропетровськ, 1996).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи опубліковано в 13 наукових працях, з них 7 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 1 патент України на корисну модель та 5 тез у працях і матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний матеріал дисертації викладено на 131 сторінці машинописного тексту загальним обсягом 191 сторінка з урахуванням 53 рисунків, 10 таблиць і 5 додатків на 42 сторінках. Бібліографічний список включає 153 найменування.

ОСНОВНИЙ ВМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі дослідження. Наведено наукові результати, які отримано в роботі, вказано їх практичну цінність і достовірність, визначено особистий внесок здобувача, подано відомості про апробацію роботи.

У першому розділі проаналізовано сучасний стан енерго- і ресурсозбереження в теорії і практиці нагріву металу. Проблема полягає у зменшенні угару і питомих витрат палива на одиницю продукції, що випускається. Способи зменшення угару і витрат палива в полум'яних печах зводяться, насамперед, до впливу на чинники, що визначають високотемпературне окислення металу, до вдосконалення режимів нагріву металу, конструкцій печей і їх систем опалення. В той же час, проблема ресурсозбереження складається не лише з питань зменшення утворення окалини, але і її утилізації. Особливої актуальності це питання набуває для окалини високолегованих сталей. З метою отримання відновлених легованих матеріалів, які надалі можуть бути використані в сталеплавильному виробництві, та на підставі аналізу технологій утилізації цінних компонентів з вторинної металовмісної сировини зроблено висновок про необхідність розробки раціонального складу шихти для вуглетермічного відновлення цієї окалини та температурного режиму її теплової обробки.

У другому розділі виконано математичне моделювання нагріву металу в печах окислювального і малоокислювального нагріву.

При нагріві металу величина угару і витрати енергоносіїв багато в чому визначаються вибором теплових і температурних режимів роботи нагрівальної печі. Відомо, що з існуючих режимів окислювального нагріву найкращими, в значенні мінімуму витрат на паливо і окалиноутворення, є оптимальні за критерієм сумарних витрат на паливо і окалиноутворення режими. Разом з цим, одним з ефективних напрямків зниження вартості нагріву металу є малоокислювальний нагрів в продуктах неповного згорання палива, що містять (1…2) % окису вуглецю. Використання переваг малоокислювального нагріву при реалізації оптимального теплового режиму роботи печі дозволить разом з економією палива досягти суттєвого зменшення окалиноутворення. У зв'язку з цим, поставлено і вирішено завдання оптимального управління нагрівом металу в камерній нагрівальній печі за

критерієм мінімуму сумарної вартості окисленого металу і витрачених енергоносіїв (паливо, кисень, стиснене повітря). За управляючі впливи використано: витрата палива U1, м3/с, питома витрата кисню U2 м3/м3 і коефіцієнт витрати повітря, що подається на горіння U3. За фазові змінні використано: x1 – середньомасова температура металу, °С; x2 – угар металу, кг/м2; x3 - вартість витрачених енергоносіїв, грн.

Для зменшення втрат тепла від хімічного недопалу і запобігання викидів в атмосферу продуктів неповного згорання палива передбачено їх допалювання на виході з робочого простору перед рекуператором печі.

Розрахунки економічних показників нагріву виконані у відносних цінах:

,

де  - відносні ціни палива, кисню, стисненого повітря, металу і окалини, відповідно; Цп.г. - ціна природного газу, грн./м3; gп, gк, gс.пв, gм, gок  - коефіцієнти переведення у відносні ціни.

Математичну модель оптимального управління нагрівом металу представлено:

1) рівнянням нагріву металу

dx1dτ=μ⋅(tг−x1);μ=α⋅FмМ⋅см⋅m;                                            (1)

2) рівнянням високотемпературного окислення сталі (рівняння Вагнера)

dx2dτ=[χ⋅exp(−βtпов+273)]22⋅x2;                                              (2)

де a - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2× К); m – коефіцієнт масивності; β, χ - величини, які залежать від складу сталі і пічної атмосфери (величини β і χ представлені лінійними функціями, що залежать від коефіцієнта витрати повітря U3 і вмісту доменного, коксового і природного газів у складі змішаного палива), К, кг/(м2 ×c0,5); tпов=1m⋅ [x1+tГ⋅(m−1)] - температура поверхні металу, оС.

3) рівнянням зміни витрат на енергоносії

dx3dτ=U1⋅Sп+U1⋅U2⋅Sк+U1⋅Vс.пв⋅Sс.пв,                                       (3)

де  - питома витрата стисненого повітря, що використовується для допалювання продуктів неповного згорання палива.

Система рівнянь (1-3) доповнена крайовими умовами

x1(0) = x1Н,      x2(0) = x2Н,      x3(0) = 0,      x1(tк) = x1к                          (4)

і рівнянням теплового балансу робочого простору печі

QнрU1=U1Qx(1−kр)+Qп.в.+α⋅Fмm(tг−x1)+K⋅Fкл(tг−tн.с.)+U1cг'tгVг(1−kр),               (5)

де Qx - хімічний недопал палива представлено функцією, яка залежить від U3; Vг-питомий об'єм продуктів згорання представлений функцією, що залежить від U2 і U3.

На управляючі впливи і температуру середовища, що гріє, накладені обмеження

U1min ≤ U1 ≤ U1max ; U2min ≤ U2 ≤ U2max ; U3min  ≤ U3 ≤ U3max ; tг min   ≤ tг ≤ tг max .	(6)

Задача сформульована таким чином: потрібно нагріти метал від початкового стану x1(0) = x1Н;  x2(0) = x2Н; x3(0) = 0 до кінцевого стану x1(tк) = x1к з урахуванням обмежень (6) за заданий час τK. При цьому витрати на нагрів мають бути мінімальними. За критерій оптимальності W прийнято вартість витрачених на нагрів палива, кисню та стисненого повітря, а також вартість металу, втраченого з окалиною

W=0τKU1⋅Sп+U1⋅U2⋅Sк+U1⋅Vс.пв⋅Sс.пв⋅dτ+E⋅0τл[χ⋅exp(−βtпов+273)]22⋅x2dτ,            (7)

де E=FмSм−Sок– коефіцієнт, що визначає втрати металу від окислення (м2×грн.)/кг.

Розв’язання задачі виконано з використанням принципу максимуму Понтрягіна Л.С., відповідно до якого оптимальними є допустимі по обмеженням управління U1*, U2*, U3*, які в кожен момент часу максимізують Понтрягіан П

П=i3Pi⋅dxidτ,  i =1, 2, 3.

Для даної задачі функція П має вигляд:

П=P1⋅μ⋅U1⋅[Qнр−Qх⋅(1−kр)]−Qп.в.+α⋅Fмm⋅x1+K⋅Fкл⋅tн.с.α⋅Fмm+К⋅Fкл+U1⋅cг'⋅Vг⋅(1−kp)−x1+

+P2⋅[χ⋅exp(−βtпов+273)]22⋅x2+P3⋅U1⋅Sп+U2⋅Sк+Vс.пв⋅Sс.пв,                        (8)

де P1, P2, P3- змінні, що визначаються з розв’язання диференціальних рівнянь

dPidτ=−∂П∂xi,  i =1, 2, 3,                                                   (9)

при початкових і граничних умовах

P1(0)=P1H; P2(τK)=−E; P3τK=−1.

Розв’язання даної задачі виконано числовим методом. При розв’язанні задачі час нагріву розбивається на ряд інтервалів Dt, у кінці яких з розв’язання рівнянь (1), (2), (9) визначаються середньомасова температура металу x1, угар металу x2 і змінні Р1, Р2, Р3. Отримані значення є початковими для подальшого інтервалу часу. За

початковими значеннями x1, x2, Р1, Р2, Р3 з урахуванням обмежень (6) і умови максимуму величини (8) знаходимо оптимальні на даній часовій ділянці  U1*, U2* і U3*. Початкове значення Р1н для першого часового інтервалу і угар металу на кінець нагріву x2(tк) знаходяться методом послідовних наближень. Розрахунок закінчується, коли із заданою точністю досягається кінцева задана температура металу x1к.

Аналіз результатів розрахунку дозволив встановити:

1) оптимізація режиму нагріву металу в продуктах неповного згорання палива призводить до необхідності проводити нагрів в умовах наростаючої теплової потужності із зсувом максимальних теплових навантажень на завершальну стадію;

2) збільшення числа задіяних в процесі нагріву управляючих впливів дозволило зменшити затрати на нагрів;

3) послідовність і моменти включення управляючих впливів та оцінити вплив подачі кисню і умов спалювання палива із змінним коефіцієнтом витрати повітря на зміну показників нагріву.

Для прийнятих умов досліджено вплив різних режимних параметрів на економічні показники нагріву. Встановлено:

1) зниження заданої кінцевої температури нагріву металу з 1250 °С до 1200°С зменшує загальні затрати на нагрів металу на 10,5 %, а збільшення температури посаду металу від 20 °С до 500 °С зменшує їх на 18,5 %;

2) зниження рівня максимально допустимої температури середовища, що гріє, зменшує ефект від оптимального управління процесом нагріву металу. Так, зниження максимально допустимої температури середовища з 1350 °С до 1300 °С збільшує втрати від окалиноутворення на 17 %, затрати енергоносіїв – на 3,7 %, загальні затрати - на 5,2 %;

3) збільшення коефіцієнта рекуперації тепла і зростання ціни кисню підвищує результативність витрати палива як управляючого впливу і знижує ефективність застосування кисню.

Розрахункові дані, представлені на рис. 1, дозволили провести аналіз динаміки зміни затрат на нагрів металу залежно від складу палива і його нижчої теплоти згорання.

|  | Рис. 1. Залежність величини питомих загальних затрат від складу палива: 1 - природнодоменна суміш; 2 - коксодоменна суміш; 3- природнококсова суміш; 4,5,6 – потрійні суміші на основі коксодоменної суміші з Qнр=8,4, 11,75, 13,8 МДж/м3 |
| --- | --- |

За інших   рівних   умов   для   всіх значень   нижчої теплоти   згорання   палива   Qнр   в   інтервалі (6,7…35,5) МДж/м3  у   разі   використання   природнодоменних   сумішей                загальні затрати будуть мінімальними. Проте, для низьких значень Qнр величини загальних затрат для природнодоменних і коксодоменних сумішей матимуть зіставні значення.

Із зростанням Qнр різниця затрат для цих видів палива збільшується і досягає свого максимуму при Qнр =16,3 МДж/м3, що відповідає теплоті згорання чистого коксового газу. Таким чином, при виборі палива з високим значенням нижчої теплоти згорання перевагу слід віддати природнодоменним сумішам. У випадку використання потрійних сумішей найменші загальні затрати забезпечує паливо з низьким вмістом коксового газу і мінімально можливою теплотою згорання.

Одним з висновків, який отримано з аналізу результатів вирішення задачі оптимізації, є форсування нагріву металу в області високих температур. У нагрівальних печах час перебування металу в області високих температур визначається вимогами досягнення заданої температури і рівномірності нагріву.

Для оцінки рівномірності нагріву металу в двокамерній нагрівальній печі розроблено розрахункову математичну модель, яка заснована на спільному розв’язанні в дискретному часі задач зовнішнього і внутрішнього теплообміну.

Розв’язання задачі зовнішнього теплообміну виконали з використанням спрощеного резольвентного зонального методу при наступному допущенні: тіла, що беруть участь в променистому теплообміні, є сірими, а випромінювання і віддзеркалення променистої енергії – дифузними.

Кожна з камер двокамерної нагрівальної печі має незалежну систему опалення. Вона реалізує одностороннє бічне опалення при двосторонньому підведенні тепла до верхньої і нижньої поверхонь металу, що нагрівається. У зв’язку з цим зональну модель зовнішнього теплообміну (рис. 2) представили замкнутою системою, що відповідає верхній частині робочого простору пічної камери.

Зональна модель утворена поверхнями металу, кладки, термоелектричного термометра і заповнена газами, що горять. Для обліку зміни складу продуктів згорання і оптичних властивостей середовища у напрямі розвитку факела виділену частину робочого простору пічної камери поділили на двадцять сім зон: п'ять об'ємних зон факела і продуктів згорання (I =1…5), п'ять плоских поверхневих зон металу (I = 6…10), сімнадцять плоских поверхневих зон кладки (I = 11…27) і одну сферичну поверхневу зону термоелектричного термометра (I = 28). Крім того, ввели умовні абсолютно чорні поверхні, які відділяють I-у об'ємну газову зону від суміжних J-их Рис. 2. Схема зональної моделі зовнішнього теплообміну в робочій камері двокамерної нагрівальної печі

об'ємних газових зон, що дозволяє уявити зональну модель теплообміну у вигляді сукупності окремих підсистем.

Взаємодія суміжних підсистем здійснюється через умовні абсолютно чорні поверхні відповідно до виразу

qJ,I=−qI,J=σ0⋅ TJ,I4−TI,J4,						     (10)

де σ0 – стала Стефана-Больцмана; TJ,I,TI,J – температура умовних поверхонь, які відділяють I-у об'ємну газову зону від суміжної J-ої об'ємної газової зони і J-у об'ємну газову зону від суміжної I-ої об'ємної газової зони, К.

Розрахунок радіаційного теплообміну в межах окремої I-ої підсистеми здійснили резольвентним зональним методом, розв’язуючи систему рівнянь, яка містить зональне рівняння для об'ємної газової зони

k=1nzаk,i⋅Tk4+gi⋅Ti+gi0+Qiv=0 ,      i = nz                                   (11)

і зональні рівняння для поверхневих зон металу, кладки і термоелектричного термометра

Qi=k=1nzаk,i⋅Tk4 ,        i=1...nz−1.                                             (12)

Величини QIv, gI і gI0 для об'ємної зони I – тої підсистеми визначили за співвідношеннями:

QIv=B⋅Qнр⋅(Сп,I−Сп,I+1),             I=1...5;

gI=− [cг,I⋅G⋅(1−Сп,I+1)+cп,I⋅Сп,I+1+cпв,I⋅Ω⋅Сп,I+1]⋅B,   I=1...5;

gI0=

273⋅[cг,I⋅G⋅(1−Сп,I+1)+cп,I⋅Сп,I+1+cпв,I⋅Ω⋅Сп,I+1]⋅B,   I=1;

gI0=

273⋅[cг,I⋅G⋅(1−Сп,I+1)+cп,I⋅Сп,I+1+cпв,I⋅Ω⋅Сп,I+1]⋅B,          I=2...5.

Коефіцієнти радіаційного обміну визначили за співвідношеннями

ak,i=εk⋅σ0⋅Fk⋅(Ψk,i⋅εi−Δk,i),  i, k=1...nz,

де Ψk,i - дозвільні узагальнені кутові коефіцієнти випромінювання k-ої зони на i-у зону; Δk,i=1 при k = i, Δk,i=0 при k ≠ i.

Визначення дозвільних узагальнених кутових коефіцієнтів для I-ої підсистеми, яка розглядається, виконали в три етапи:

1. Методом Монте-Карло визначили геометричні кутові коефіцієнти випромінювання φk,i, де i, k = 1…nz.

2. Узагальнені кутові коефіцієнти випромінювання обчислили з використанням співвідношень

Φk,i=ϕk,i⋅exp(−ksI⋅SIеф),         i, k=1...nz.

3. Дозвільні узагальнені кутові коефіцієнти випромінювання визначили шляхом розв’язання системи рівнянь

Ψk,i=Φk,i+j=1nz−1Φk,j⋅Rj⋅Ψj,i,  i, k=1...nz.

Розрахунок довжини факела залежно від зміни теплового навантаження, концентрації палива і ступеня його вигорання по довжині факела, підсосу повітря в зону горіння, концентрації поглинаючо-випромінюючих компонентів продуктів згорання і коефіцієнтів поглинання виконали з використанням наведених у технічній літературі рекомендацій.

Задача внутрішнього теплообміну для металу і кладки представили одновимірним диференціальним рівнянням нестаціонарної теплопровідності в декартових координатах

c'(t)⋅∂t∂τ=∂∂y[λ(t)⋅∂t∂y],         0≤ τ ≤τк.                                     (13)

Рівняння (13) доповнили крайовими умовами:

для металу

tм(y,0)=tмп(y);     λм⋅∂tм∂y|y=0=0;     λм⋅∂tм∂y|y=δм2= qI;                 (14)

для двошарової кладки

tкл(y,0)=tклп(y);  − λтш⋅∂tтш∂y|y=0= αн.с.⋅(tзп−tн.с.);  λвш⋅∂tвш∂y|y=(δтш+δвш)=qI,            (15)

λтш⋅∂tтш∂y|y=δтш= λвш∂tвш∂y|y=δтш.                                              (16)

Задача внутрішнього теплообміну для термоелектричного термометра представили одновимірним диференціальним рівнянням нестаціонарної теплопровідності в сферичних координатах

c'(t)⋅∂t∂τ=1r2⋅∂∂r[λ(t)⋅r2⋅∂t∂r],      0≤ τ ≤τк,                                  (17)

tт.т(r,0)=tт.тп(r);  λм.т⋅∂tм.т∂r|r=0=0;     λа⋅∂tа∂r|r=(Rт+δа)=qI,                       (18)

λм.т⋅∂tм.т∂r|r=Rт=λа⋅∂tа∂r|r=Rт.                                                (19)

Розв’язання задачі внутрішнього теплообміну (13)-(19) виконали методом кінцевих різниць за неявною чотириточковою різницевою схемою.

Математична модель передбачає спільне розв’язання в дискретному часі задач зовнішнього і внутрішнього теплообміну. На кожному часовому кроці за відомими значеннями температури поверхневих зон TI (I = 6…28) і виділенню теплоти в об'ємних газових зонах QIv (I = 1…5) в результаті розв’язання системи рівнянь    (10)-(12) визначаються величини температури в об'ємних газових зонах і щільності результуючих теплових потоків qI для поверхневих зон. З урахуванням визначених  значень qI в результаті розв’язання системи рівнянь (13)-(19) здійснюється розрахунок розподілу температури в об'ємних зонах металу, кладки і термоелектричного термометра, а також визначення температури відповідних їм поверхневих зон TI (I = 6…28).

На представленій математичній моделі проведені дослідження режимів опалювання двокамерної печі та аналіз впливу довжини факела на показники її роботи. Оцінку впливу довжини факела (lф. п.≈2⋅lп, де lф.п. – повна довжина факела, м, lп –довжина шляху підсосу факела, м) виконали для періоду підйому температури печі по відносній довжині шляху підсосу факела Lп=lпb, де b - геометричний розмір робочої камери у напрямі розвитку факела, м.

Для кількісної характеристики впливу довжини факела на інтенсивність процесів теплообміну (рис. 3) використали відносне тепло-поглинання садки металу за фіксований проміжок часу протягом періоду підвищення температури печі, Q=QфQmax, де Qф – тепло-поглинання садки металу для факела визначеної довжини, Qmax – максимальне в інтервалі зміни величини Lп теплопоглинання садки металу. Рис. 3. Відносне теплопоглинання металу залежно від відносної довжини підсосу факела

Аналіз зміни величини Q показує, що в дослідженому інтервалі максимальну тепловіддачу має факел найменшої довжини. Із збільшенням довжини факела спостерігали монотонне зменшення теплопоглинання металу. В інтервалі значень Lп = 0,1…0,5 величина Q знижується незначно (приблизно на 3 %). Із збільшенням даного параметра більш Lп = 0,5 факел виходить за межі робочої камери печі, що призводить до появи хімічного недопалу і суттєвого зниження рівня загальної тепловіддачі.

Для характеристики впливу довжини факела на умови теплообміну використали критерій нерівномірності розподілу теплових потоків Kq = qmax/qср, де qmax, qср – максимальна і середня по поверхні садки металу, що нагрівається, щільність результуючого теплового потоку. Якість нагріву металу оцінювали критеріями σ1Δt і σ2Δt, де σ1Δt – середньоквадратичне відхилення від середнього значення різниць   температури   між   показаннями   термоелектричного термометра і

зональними температурами поверхні металу; σ2Δt - середньоквадратичне відхилення від середнього значення зональних перепадів температури між поверхнею і тепловим центром садки металу, що нагрівається.

У дослідженому інтервалі зміни Lп найбільша нерівномірність нагріву зафіксована для факела мінімальної довжини. При збільшенні довжини факела величини критеріїв Kq, σ1Δt і σ2Δt монотонно зменшуються і досягають своїх мінімальних значень при Lп= 0,5…0,6.

Одним з напрямків підвищення рівномірності нагріву металу є застосування імпульсного режиму опалення, що передбачає імпульсну подачу палива в період витримки печі. Паливо подають в піч при зниженні температури печі (відносно заданої температури витримки) нижче мінімально допустимого рівня і припиняють при її підвищенні більше максимально допустимого значення. Оцінку рівномірності нагріву металу при імпульсному і існуючому режимах опалення, що передбачає безперервну зміну витрати палива в період витримки печі, виконали після закінчення періоду витримки однакової тривалості. Аналіз результатів чисельного експерименту показав: наявність пульсуючого факела сприяє зниженню нерівномірності розподілу температури в газовому середовищі та збільшенню рівномірності розподілу теплових потоків по поверхні металу, що нагрівається; кінцевий перепад температури поверхні металу відносно заданої температури витримки печі в разі імпульсного режиму опалення не перевищує  12 °С, тоді як при існуючій схемі опалення досягає 20 °С.

У третьому розділі представлені результати експериментальних досліджень складу і теплофізичних властивостей шихти для вуглетермічного відновлення окалини високолегованої сталі, а також температурного режиму її теплової обробки в умовах полум'яної нагрівальної печі.

З метою вибору рівня ізотермічної витримки при відновленні окалини в полум'яній нагрівальній печі були виконані нагріви шихти в лабораторній нагрівальній печі. У дослідах використовували шихту, яка містить подрібнену до фракції 063 мм окалину сталі Р6М5 і графіт фракцією 045 мм в кількості 85% і 15% відповідно. Для інтенсифікації нагріву до складу шихти додатково вводили металеві добавки - металеву стружку силового шліфування швидкорізальної сталі Р6М5 в кількості (0…45) %.

Теплову обробку шихти здійснювали в захисних капсулах діаметром 150 мм з виміром температури біля поверхні та в центрі поперечного перерізу капсули. Дослідні капсули нагрівали протягом 6,5 годин до 1300 °С в умовах монотонно зростаючої температури печі. Аналіз отриманих результатів показав, що введення металевих добавок забезпечило зниження кінцевого перепаду температури в поперечному перерізі капсули з 300 °С за відсутністю металевих добавок до 40 °С при їх максимальній кількості, а вміст металевих добавок в кількості 30 % і більше забезпечує необхідні температурні умови для металізації шихти з високим ступенем відновлення окалини.

Оцінку впливу рівня температури на процес відновлення окалини виконали за результатами нагріву шихти, що містить 30 % металевих добавок, при температурах витримки печі 1100, 1200, 1300 °С. Аналіз температурних діаграм даної серії

експериментів показав, що при температурі витримки печі 1100 °С температурний режим на осі капсули не забезпечив необхідних умов для якісного відновлення вихідних матеріалів. Найбільш завершений вигляд мали процеси металізації при температурах витримки печі (1200…1300) °С.

Ефективні значення теплофізичних властивостей шихти, що враховують теплові ефекти реакцій відновлення окалини, визначені методом розв’язання оберненої задачі теплопровідності по експериментальному одномірному температурному полю лінійного зразка, виготовленого з досліджуваного матеріалу, див. рис. 4.

За досліджуваний матеріал використали шихту для вуглетермічного відновлення окалини такого складу: окалина швидкоріжучої сталі Р6М5 - 70% (за масою), вуглецевий відновлювач - 15% (за масою), металевий порошок швидкоріжучої сталі Р6М5 - 15% (за масою).

|  | Рис. 4. Температурні залежності ефективних теплофізичних властивостей шихти для вуглетермічного відновлення окалини: 1 - коефіцієнт теплопровід-ності; 2 - об'ємна питома теплоємність |
| --- | --- |

Експеримент з визначення температурного поля зразка виконали на лабораторній електродуговій установці. Температура вимірювалася хромель-алюмелевими термоелектричними термометрами в комплекті з потенціометром КСП-4.

Температурне поле, яке отримано, є аналогом розв’язку одномірного рівняння нестаціонарної теплопровідності

c(t)∂t∂τ=∂∂xλt⋅∂t∂x,   0 ≤ x ≤ xк,                                         (20)

з крайовими умовами

t(x,0)=t0(x),  t(0,τ)=tн(τ),   t(xк, τ)=tк(τ).                                    (21)

Апроксимація рівнянь (20), (21) на просторово-часовій сітці приводить до системи рівнянь

cij⋅Dij=λij⋅Eij−λi−1j⋅Ei−1j,                                               (22)

де

Dij=Δx⋅(tij−tij−1)Δτ;    Eij=(ti+1j−tij)Δx;       Ei−1j=(tij−ti−1j)Δx,

в якій невідомими величинами є ефективні теплофізичні коефіцієнти λ і с. Розв’язання системи рівнянь (22) дозволило визначити для досліджуваної шихти температурні залежності λ(t) і c(t).

У четвертому розділі представлені результати промислових досліджень способів, пристроїв і матеріалів, що забезпечують енерго- і ресурсозбереження в процесі виробництва високолегованих сталей.

На ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» великогабаритні злитки високолегованих сталей відпалюють в рециркуляційних печах з площею поду 47 м2. З метою зменшення витрати палива в печах даного типу розроблена і досліджена система опалення, що передбачає заміну існуючих пальників ГНП-3 на пальники часткового попереднього змішення ГНПЗп-3 які мають широкі межі регулювання, як за тепловою потужністю, так і за коефіцієнтом витрати повітря. Використання цих пальників дозволило виключити зі схеми опалювання закриті топки, обладнані пальниками ГНП-1, що забезпечило економію палива в кількості 20 кг у. п. на тонну відпаленого металу.

Розроблено газопальниковий пристрій (Патент України на корисну модель № 30517). Дослідження пальника виконали на вогневому стенді і камерній нагрівальній діючій печі. Встановлено: 1) межі регулювання пальникового пристрою за коефіцієнтом витрати повітря з використанням природнодоменної суміші з Qнр = 6,7 МДж/м3 складають 1:7, а з використанням природного газу – 1:4; 2) межі регулювання теплової потужності пальникового пристрою складають 1:25; 3) пальник стійко працює при ступінчастій зміні теплового навантаження.

Двокамерні нагрівальні печі ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» забезпечують нагрів металу з кінцевим перепадом температури, рівним (30…40) °С. З метою підвищення рівномірності нагріву металу в цих печах розроблено імпульсний спосіб опалення. Дослідження способу опалення виконали в робочій камері печі, систему опалення якої переобладнали пальниками (Патент України на корисну модель № 30517). Імпульсний режим подачі палива дозволив в знизити кінцевий перепад температури до 15 °C і усунути можливість перегріву поверхні заготовок.

Розроблено і досліджено температурний режим теплової обробки шихти для вуглетермічного відновлення окалини швидкоріжучої сталі в умовах полум'яної нагрівальної печі. У дослідах використовували шихту такого складу: окалина швидкоріжучої сталі Р6М5 і графіт в кількості 85% і 15% відповідно. До складу шихти додатково вводили металеві добавки - металеву стружку силового шліфування швидкоріжучої сталі Р6М5 в кількості (0…45) %. Теплову обробку шихти виконали в камерній нагрівальній печі в захисних металевих капсулах діаметром 300 мм за температурним режимом, який включає: підвищення температури печі до 900 °C; витримування при температурі 900 °C протягом трьох годин; підвищення температури печі до 1200 °C; витримування при температурі 1200 °C протягом однієї години; зниження температури печі до 1150 °C; витримування при температурі 1150 °C протягом дев'яти годин. В процесі нагріву

матеріалу вимірювання температури шихти виконували біля поверхні та на осі капсули.

Аналіз результатів теплової обробки шихти (рис. 5) дозволив встановити:

1) введення металевих добавок в кількості (0…45) % знижує кінцевий перепад температури між поверхневими і осьовими шарами шихти з 250 до 115 °С, при цьому збільшення їх вмісту в межах (30...45) % незначно впливає на ступінь відновлення окалини; 2) вміст металевих добавок, що забезпечує відновлення окалини з середнім ступенем 80 %, повинно бути на рівні 30 %.

|  | Рис. 5. Перепад температури і ступінь відновлення окалини: 1 - ступінь відновлення окалини в поверхневих шарах шихти; 2 – ступінь відновлення окалини в осьових шарах шихти; 3 – перепад температури між поверхнею і віссю капсули. |
| --- | --- |

Позначення: t – температура, °С; T – температура, К; t  – час, с; tк – заданий час, с; a - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2× К); K- коефіцієнт теплопередачі через кладку, Вт/(м2·К); с – питома масова теплоємність, Дж/(кг× К); с'– питома об'ємна теплоємність, Дж/(м3·К); F - площа поверхні, м2; М – маса, кг; S – відносна ціна; V - питома витрата м3/ м3; kр - коефіцієнт рекуперації тепла; Qнр - нижча теплота згорання, Дж/м3; Qx - хімічний недопал, Дж/м3; Qп.в. - постійні втрати, Вт; Q – результуючий тепловий потік, Вт; Qv – виділення теплоти в об'ємній зоні, Вт; а – коефіцієнт радіаційного обміну, Вт/К4; g – коефіцієнт конвективного обміну, Вт/К; g0 – складові, які не залежать від температури зони, Вт; nz – число розрахункових зон; B – витрата палива, кг/с; G – кількість продуктів повного згорання, кг/кг; Ω – дійсна кількість повітря для повного згорання палива, кг/кг; С - концентрація; ε – міра чорноти; Sеф - ефективна довжина променя, м; ks – коефіцієнт поглинання, м -1; R – відбивна здатність; q - щільність результуючого теплового потоку, Вт/м2; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м×К); x, y, r –– координати, м; Δx –крок по координаті x, м; Δτ –крок по координаті часу τ, с; i – номер вузла по просторовій координаті x; j – номер часового шару по координаті часу τ; δ – товщина, м; Rт – радіус робочого спаю термоелектричного термометра, м.

Підрядкові індекси: г - гріюче середовище; п– паливо; к - кисень: пв– повітря; с.пв– стиснене повітря; м – метал; кл – кладка; ок – окалина; пов – поверхня; тш - теплоізоляційний шар; вш - вогнетривкий шар; н.с. – навколишнє середовище; зп - зовнішня поверхня; а – алундовий кульовий шар; т.т. – термоелектричний термометр; м.т. – метал робочого спаю термоелектричного термометра.

Надрядкові індекси: п – початкове.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішен0 актуальне науково-технічне завдання підвищення ефективності використання палива та зниження втрат від окалиноутворення при тепловій обробці металу шляхом вдосконалення параметрів системи опалення та режимів роботи нагрівальних та термічних печей.

Основні результати роботи полягають в наступному.

1. Проаналізовано сучасний стан технології нагріву сталі, а також методи та пристрої, спрямовані на підвищення ефективності використання палива та зниження втрат металу від утворення окалини при тепловій обробці сталі в камерних печах. Встановлено, що актуальними напрямками вирішення цього завдання є: оптимізація режимів нагріву сталі за критерієм мінімуму затрат на енергоносії та угар сталі, вдосконалення способів і систем опалення камерних печей та відновлення окалини з метою її повернення у виробництво у вигляді металізованого матеріалу.

2. Розроблено математичну модель оптимального управління нагрівом металу за критерієм мінімуму сумарної вартості окисленого металу й витрачених енергоносіїв при використанні за управляючий вплив витрат палива різного за складом в умовах його спалювання із змінним коефіцієнтом витрати повітря та збагаченні повітря киснем. Отримано теоретичні висновки та встановлено функціональний зв'язок між складом палива, коефіцієнтом витрати повітря, витратами палива й кисню, що дозволило визначити оптимальні технологічні режими нагріву металу та оцінити вплив теплотехнічних і економічних параметрів на вибір раціонального складу палива, а також визначити ефективність використання кисню.

3. Розроблено математичну модель нагріву металу в двокамерній нагрівальній печі, на основі якої виконано числові дослідження впливу довжини факела на теплопоглинання та рівномірність нагріву металу, а також виконано оцінку ефективності різних способів опалення. Встановлено перевагу імпульсного способу опалення, який дозволяє знизити кінцевий перепад температури поверхні металу відносно температури витримування.

4. Розроблено та досліджено систему опалення рециркуляційної термічної печі, в якій передбачено заміну існуючих пальників ГНП-3 на пальники з частковим попереднім змішенням ГНПЗп-3. Широкі межі регулювання цих пристроїв дозволили виключити зі схеми опалення закриті топки, що обладнані пальниками ГНП-1, і отримати за рахунок цього економію палива в кількості 20 кг у.п. на тонну відпаленого металу.

5. Розроблено та досліджено газопальниковий пристрій (Патент України на корисну модель № 30517). Межі регулювання пальника складають: по тепловій потужності - 1:25; по коефіцієнту витрати повітря для природного газу – 1:4, для природнодоменної суміші Qнр = 6,7 МДж/м3 – 1:7. Пальник стійко працює при ступінчастій зміні теплового навантаження, що дозволяє використовувати його при реалізації імпульсних способів опалення.

6. З використанням запропонованого газопальникового пристрою (Патент України на корисну модель № 30517) розроблено та досліджено імпульсний спосіб опалення двокамерної нагрівальної печі, який дозволив в процесі нагріву металу

знизити кінцевий перепад температури з (30…40) °С до 15 °C і виключити перегрів поверхні заготовок.

7. Експериментальними дослідженнями теплової обробки окалини в складі шихти для вуглетермічного відновлення в умовах лабораторної нагрівальної печі встановлено, що температурний режим теплової обробки окалини повинен передбачати ізотермічне витримування при температурах (1200…1300) °С, а раціональний вміст металевих добавок у складі шихти - не менше 30 %.

8. Методом вирішення оберненої задачі теплопровідності для шихти раціонального складу визначено температурні залежності ефективного коефіцієнта теплопровідності та ефективної об'ємної теплоємності, які враховують теплові ефекти реакцій відновлювання окалини.

9. Розроблено та досліджено температурний режим теплової обробки шихти для вуглетермічного відновлення окалини швидкоріжучої сталі в полум'яній нагрівальній печі, який передбачає теплову обробку окалини у складі шихти раціонального складу в захисних сталевих капсулах діаметром 300 мм при температурах витримування (1200…1150) °C. Відновлення окалини у складі шихти, що містить 30 % металевих добавок, по розробленому температурному режиму забезпечило отримання кінцевого продукту з середнім ступенем відновлення 80 %.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Ревун М.П. К расчету сопряженного теплообмена печей, работающих в камерном режиме / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, В.И. Иванов, А.И. Чепрасов // Известия вузов. Черная металлургия. - Москва: МИСИС, 2012. - № 2. С. 32-34.

2. Математическое моделирование нагрева металла в пламенной печи камерного типа (сообщ. 1) / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов, В.И. Иванов // Металургія: наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – Вип. 20. – С. 130-140.

3. Математическое моделирование нагрева металла в пламенной печи камерного типа (сообщ. 2) / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов, В.И. Иванов // Металургія: наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 23. – С. 163-171.

4. Исследование, разработка и промышленное опробование элементов техно-логии металлизации окалины высоколегированных сталей в условиях пламенных нагревательных печей / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов, В.И. Иванов // Металургія: наукові праці ЗДІА. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – Вип. 18. – С. 13-18.

5. Ревун М.П. Оптимизация малоокислительного нагрева металла при использовании топлива, кислорода и переменного коэффициента расхода воздуха / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. тр. НМетАУ. - Днепропетровск: «ПП Грек О.С.», 2007. - С. 225-236.

6. Определение теплофизических характеристик сыпучего материала / В. Н. Погорелов, М. П. Ревун, А. И. Чепрасов, Ю. Н. Каюков // Известия вузов. Черная металлургия. - Москва: МИСИС, 1996. - № 9. С. 62-66.

7. Ревун М.П. Оптимизация параметров углетермического восстановления окалины быстрорежущих сталей / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков // Известия вузов. Черная металлургия. - Москва: МИСИС, 1993. - № 7. С. 6-8.

8. Патент України на корисну модель № 30517. Пальниковий пристрій / М.П. Ревун, Ю.М. Каюков, О.І. Чепрасов, О.М. Андрієнко // Опубл. 25.02.2008. – Бюл. № 4.

9. Ревун М.П. До оцінки якості нагрівання заготовок у печах, що працюють за камерним режимом / М.П. Ревун, Ю.М. Каюков, О.І. Чепрасов, В.І. Іванов // Праці XVІ міжнародної конференції «Теплотехніка та енергетика в металургії», НМетАУ, Дніпропетровськ, Україна, 4 – 6 жовтня 2011 р. – Дніпропетровськ: «Нова ідеологія», 2011. – С. 180-181.

10. Каюков Ю.Н. Оптимизация режима нагрева металла при сжигании топлива с переменным коэффициентом расхода воздуха и использовании кислорода / Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов, С.В. Башлий // Труды XV международной конференции «Теплотехника и энергетика в металлургии». – Днепропетровск: «Новая идеология», 2008. – С. 119-120.

11. Ревун М.П. Разработка режимов тепловой обработки окалины быстрорежущих сталей. / М.П. Ревун, Ю.Н. Каюков, А.И. Чепрасов, В.И. Иванов // Труды XV международной конференции «Теплотехника и энергетика в металлургии», НМетАУ, Днепропетровск, Украина, 7 – 9 октября 2008 г. – Днепропетровск: «Новая идеология», 2008. – С. 189-190.

12. Каюков Ю.М. Дослідження та розробка режимів утилізації окалини швидкорізальних сталей. / Ю.М. Каюков, М.П. Ревун, О.І. Чепрасов, В.І. Іванов // Збірник статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України», ЗДІА, Запоріжжя, 11-12 грудня 2008 р. – Запоріжжя: Видавництво, 2008. - С. 106-107.

13. Ревун М. П. Исследование теплофизических свойств окалиносодержащей шихты в процессе восстановления. / М. П. Ревун, В. Н. Погорелов, А. И. Чепрасов, Ю. Н. Каюков // Экология и Теплотехника-1996: труды международной конференции, Днепропетровск, Украина, 2-5 июля 1996 – Днепропетровск: ГМетАУ, 1996. – С. 284.

АНОТАЦІЯ

Каюков Ю.М. Підвищення ефективності нагріву сталі і теплової обробки окалини з метою економії палива і металу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». – Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, 2013.

Дисертаційну роботу присвячено питанням підвищення ефективності нагріву сталі і теплової обробки окалини з метою економії палива та металу.

Отримано вирішення завдання оптимізації малоокислювального нагріву металу, що дозволяють оцінити вплив ряду теплотехнічних і економічних параметрів на вибір палива раціонального складу та ефективність використання кисню.

Вирішено завдання нагріву металу в робочій камері двокамерної нагрівальної печі. Встановлено ступінь впливу довжини факела на теплопоглинання та

рівномірність нагріву металу, виконано оцінку рівномірності нагріву металу при імпульсному та існуючому режимах опалення.

Розроблено та досліджено в промислових умовах технічні рішення, що дозволяють вирішити завдання зменшення енерговитрат і зниження втрат металу від окалиноутворення в процесі його теплової обробки в полум'яних нагрівальних і термічних печах.

Ключові слова: оптимізація нагріву, паливо, угар металу, теплова обробка, довжина факела, пальниковий пристрій, імпульсний спосіб опалення, шихта, вуглетермічне відновлення окалини.

АННОТАЦИЯ

Каюков Ю.Н. Повышение эффективности нагрева стали и тепловой обработки окалины с целью экономии топлива и металла. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.06 – «Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика». – Днепродзержинский государственный технический университет, г. Днепродзержинск, 2013.

Диссертационная работа посвящена вопросам повышения эффективности нагрева стали и тепловой обработки окалины с целью экономии топлива и металла.

Получены решения задачи оптимизации малоокислительного нагрева металла, позволяющие оценить влияние ряда теплотехнических и экономических параметров на выбор топлива рационального состава и эффективность использования кислорода.

Решена задача нагрева металла в рабочей камере двухкамерной нагревательной печи. Установлена степень влияния длины факела на теплоусвоение и равномерность нагрева металла. Показано, что увеличение длины факела в пределах ширины рабочей камеры печи приводит к повышению равномерности нагрева при незначительном снижении теплоусвоения металла. Сравнительная оценка равномерности нагрева металла при импульсном и существующем режимах отопления показала преимущество импульсного режима.

Разработано и исследовано горелочное устройство частичного предварительного смешения. Горелка имеет расширенные пределы регулирования и устойчиво работает при ступенчатом изменении тепловой нагрузки, что позволяет использовать ее при реализации импульсных способов отопления.

С использованием горелок частичного предварительного смешения разработаны и исследованы в промышленных условиях технические решения, позволяющие повысить эффективность использования топлива в термической рециркуляционной печи и качество нагрева металла в двухкамерной нагревательной печи.

Экспериментально определены температурные условия тепловой обработки, рациональный состав и эффективные теплофизические свойства шихты для углетермического восстановления окалины быстрорежущей стали.

Разработан и исследован температурный режим тепловой обработки шихты для углетермического восстановления окалины быстрорежущей стали в условиях пламенной нагревательной печи, который предусматривает тепловую обработку

окалины в составе шихты рационального состава в защитных капсулах при температурах выдержки (1200…1150) °C. Восстановление окалины быстрорежущей стали по разработанному температурному режиму обеспечило получение конечного продукта со средней степенью восстановления 80 %.

Ключевые слова: оптимизация нагрева, топливо, угар металла, тепловая обработка, длина факела, горелочное устройство, импульсный способ отопления, шихта, углетермическое восстановление окалины.

ANNOTATION

Kajukov J.N. Improvement of the effectiveness of steel heating and scale heat treating with the view of fuel and metal economy. It is a manuscript.

Thesis for a degree of candidate of technical sciences on specialty 05.14.06 - «Technical thermophysics and heat power engineering». – Dneprodzerzhynsk State Technical University, Dneprodzerzhynsk, 2013.

The thesis work is devoted dedicated to Improvement of the effectiveness of steel heating and scale heat treating with the view of fuel and metal economy.

It has been received the problem solution of low oxidation metal heating optimization to determine the influence of heat engineering and economical parameters on fuel efficient mixture and oxygen usage effectiveness.

It has been solved the metal heating problem of double-chamber heating furnace. It has been found out the influence of flame length level on metal heating uniformity and metal heat absorption. The metal heating uniformity comparative analysis has been done in the process of impulsive and current fuel conditions.

The technical methods have been worked out and tested in industrial conditions. According to these methods the problems of energy usage decreasing and metal losses decreasing from scale formation in the heat treatment process of open flame and heating furnaces were sold.

Key words: heating optimization, fuel, waste of metal, heat treatment, flame length, burners, impulsive heating method, furnace charge, coal-thermal scale reduction.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html