Для заказа доставки диссертации  введите ее название в форму поиска на сайте

http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.

На правах рукописи

И В А Н Е Н К О Л Ю Д М И Л А В Л А Д И М И Р О В Н А

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОРТОБОРАТОВ ИТТРИЯ И

РЗЭ, АКТИВИРОВАННЫХ ЕВРОПИЕМ (III) ДЛЯ

ПЛАЗМЕННЫХ ДИСПЛЕЕВ

Специальность 02.00.21-химия твердого тела

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Ставрополь-2004

2

Работа выполнена в Ставропольском государственном университете

и ЗАО НПФ «Люминофор»

Научные руководители: доктор химических наук, профессор

Голота Анатолий Федорович

кандидат химических наук, доцент

Манаширов Ошир Яйзгилович

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор

Дмитриенко Александр Олегович

кандидат химических наук, с.н.с.

Красненко Татьяна Илларионовна

Ведущая организация: Воронежский государственный

университет

Защита состоится « 19 » марта 2004 года в 14 часов на заседании диссерта-

ционного совета КР 212.256.41 в Ставропольском государственном университе-

те по адресу 3555009, ул. Пушкина, 1, корп. 2, ауд. 506

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ставропольского государ-

ственного университета по адресу: 3555009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1

Автореферат разослан « 17 » февраля 2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат химических наук Демидова Н.В.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В последние годы широкое применение в индика-

торной технике для отображения знаковой, графической и телевизионной ин-

формации находят плоские плазменные дисплейные панели (ПДП). Широкий

диапазон светотехнических и потребительских достоинств ПДП позволяет счи-

тать их перспективным классом приборов для отображения информации. Сум-

марное излучение экранов ПДП формируется в результате преобразования лю-

минесцентными элементами излучения различных смесей инертных газов в

ВУФ-области спектра.

Наибольшее практическое применение в качестве красноизлучающих лю-

минофоров в многоцветных ПДП нашли ортобораты иттрия и гадолиния, акти-

вированные европием (III). С возрастанием требований, предъявляемых миро-

вой практикой к качеству этих люминофоров, весьма актуальной стоит задача

рационализации состава используемых материалов и способов получения мел-

кодисперсных и дезагрегированных люминофоров с высокой эффективностью

преобразования ВУФ-излучения в видимый свет. Разработка методов синтеза

таких материалов потребовала детального и системного изучения процессов

формирования ортоборатов РЗЭ и иттрия и люминофоров на их основе, вклю-

чая структурный, люминесцентный и технологический аспекты.

Цель работы. Цель работы состояла в установлении физико-химических

закономерностей процесса формирования люминофоров на основе ортоборатов

иттрия и РЗЭ, активированных ионами Eu3+ и их матриц и в разработке на базе

этих данных способов получения мелкодисперсного люминофора

(Y,Gd)BO3:Eu для ПДП с улучшенными параметрами.

Научная новизна:

1. Установлено существование непрерывного ряда твердых растворов на

основе фатеритовой структуры в системах YBO3-GdBO3, YBO3-EuBO3, GdBO3-

EuBO3 и YBO3-GdBO3-EuBO3.

2. Впервые изучена люминесценция ортоборатов иттрия, гадолиния и их

твердых растворов при ВУФ-возбуждении и определен оптимальный состав

матрицы люминофора (Y,Gd)BO3:Eu.

4

3. Установлена связь между эффективностью люминесценции ионов Eu3+,

интенсивностью свечения матриц ортоборатных люминофоров при ВУФ-

возбуждении и дефектностью приповерхностного слоя частиц и определены

оптимальные условия получения (Y,Gd)BO3:Eu с минимальной дефектностью и

максимальной яркостью свечения при ВУФ-возбуждении.

4. Установлены основные факторы, влияющие на эффективность люми-

несценции Eu3+ в ортоборатных люминофорах при ВУФ-возбждении.

5. Предложен механизм формирования и роста частиц люминофора

(Y,Gd )BO3:Eu в боратном и щелочно-боратном расплавах.

6. Исследована возможность использования метода горения для синтеза

люминофора (Y,Gd)BO3:Eu и определены оптимальные условия получения его

с высокой эффективностью свечения при ВУФ-возбуждении и субмикронным

размером частиц.

Практическая значимость:

1. Разработан ускоренный метод получения мелкодисперсного (dср=2 мкм)

и эффективного при ВУФ-возбуждении люминофора (Y,Gd)BO3:Eu, основан-

ный на кратковременном прокаливании (Y,Gd)2O3:Eu в боратном расплаве при

1200°С.

2. Предложен низкотемпературный метод получения мелкодисперсного

(dср=0,6 мкм) и эффективного при ВУФ-возбуждении люминофора

(Y,Gd)BO3:Eu, основанный на прокаливании (Y,Gd)2O3:Eu в щелочно-боратном

расплаве при 850°С.

3. Разработан низкотемпературный метод получения субмикронного

(dср=0,3-0,6 мкм) и эффективного при ВУФ-возбуждении люминофора

(Y,Gd)BO3:Eu, основанный на прокаливании синтезированного методом горе-

ния (Y,Gd)2O3:Eu в боратном расплаве при 900°С.

4. По совокупности своих светотехнических параметров, полученный ука-

занными методами люминофор (Y,Gd)BO3:Eu, находится на уровне аналогич-

ного люминофора КХ-504А одной из ведущих в мире по производству люми-

нофоров для ПДП японской фирмы «Касей Оптоникс» и превосходит на 10-

12% по яркости свечения при ВУФ-возбуждении отечественный люминофор

ФГИ-627/593-1.

5

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты исследований по изучению взаимной растворимости в сис-

темах YBO3-GdBO3, YBO3-EuBO3, GdBO3-EuBO3 и YBO3-GdBO3-EuBO3.

2. Характер изменения температуры прямого фазового перехода для твер-

дых растворов Y1-xGdxBO3 (0≤x≤0,2).

3. Результаты исследований по изучению люминесценции (Y1-xGdx)BO3 и

люминофоров на их основе, активированных Eu3+, при ВУФ-возбуждении, ус-

тановлению взаимосвязи между собственной и активаторной люминесценцией

и определению основных факторов, влияющих на эффективность люминесцен-

ции Eu3+ при ВУФ-возбждении.

4. Метод синтеза эффективного при ВУФ-возбуждении люминофора

(Y,Gd)BO3:Eu с субмикронным размером частиц.

Апробация работы. Результаты работы были представлены: на Восьмой

Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и

аспирантов «Микроэлектроника и информатика-2001» (Зеленоград, 2001); на

Международной конференции «Оптика, оптоэлектроника и технологии» (Улья-

новск, 2001); на Российской научно-практической конференции, посвященной

90-летию профессора В.В. Серебренникова «Химия редких и редкоземельных

элементов и современные материалы» (Томск, 2001); на Второй Всероссийской

конференции с международным участием «Химия поверхности и нанотехноло-

гия» (Санкт-Петербург, 2002); на Международной научной конференции «Хи-

мия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии» (Кисловодск,

2002).

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 12 работах, в том

числе: в 5 тезисах докладов и 7 статьях.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 145

страницах машинописного текста, иллюстрируется 34 рисунками и 21 табли-

цей, состоит из введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой литературы

из 149 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель,

определены задачи и объекты исследований.

6

В первой главе систематизированы литературные данные по кристалло-

химии, основным методам синтеза ортоборатов РЗЭ и иттрия и люминофоров

на их основе, а также люминесценции Eu3+ в ортоборатных матрицах. Несмотря

на большое число моделей, предлагаемых для описания структуры соединений

фатеритового типа, достоверных и надежных кристаллохимических и термо-

графических данных по фазовым превращениям и структуре твердых растворов

(Y,Gd)BO3 до сих пор не получено. Проведен сравнительный анализ недостат-

ков и преимуществ известных методов синтеза ортоборатов РЗЭ и иттрия и

люминофоров на их основе. В литературе не отражена взаимосвязь кристалли-

ческой структуры ортоборатов РЗЭ с их люминесцентными свойствами при

ВУФ-возбуждении с одной стороны, а также взаимосвязь между свойствами

матрицы и люминофора на ее основе и препаративными факторами с другой. В

связи с этим проведено обоснование выбранного направления работы и опреде-

лены цели и задачи исследования.

Во второй главе изложена краткая характеристика исходных веществ,

условия синтеза люминофоров и применявшиеся методы исследования.

Образцы для исследований твердых растворов в системах YBO3-EuBO3,

GdBO3-EuBO3, YBO3-GdBO3, YBO3- GdBO3-EuBO3 получали твердофазной ре-

акцией 1088 р{смешанного оксида РЗЭ и иттрия с борной кислотой в электропечах

КО-14 на воздухе.

Фазовый состав люминофоров определяли на дифрактометре ДРОН-2

(CuKα-излучение, Ni-фильтр). Рентгенографическое исследование некоторых

образцов проводили в камерах-монохроматорах Гинье-де-Вольфа (CuKα-

излучение). В качестве внутреннего стандарта был использован германий с

чистотой 99,999%.

Спектры ИК-поглощения снимали на спектрофотометре UR-20, применяя

метод таблетирования исследуемых образцов с бромидом калия.

Кривые дифференциально-термического анализа (ДТА) снимали на дери-

ватографе Q-1500D фирмы «МОМ» (Венгрия) в воздушной атмосфере.

Определение размеров частиц по массовому распределению полученных

люминофоров проводили на фотоседиментографе SKC-2000 S.

Спектры возбуждения люминесценции измерялись на установке с вакуум-

ным монохроматором ВМР-2.

7

V,Å3

215

220

225

230

GdBO3 YBO3

Спектры фотолюминесценции записывали, используя однолучевой флуо-

ресцентный спектофотометр ESP-850 фирмы «Hitachi».

Для определения яркости свечения использовали ФЭС-10, корригирован-

ный по кривой видности глаза. Источником ВУФ-возбуждения служила резо-

нансная ксеноновая лампа типа КСР-2. В качестве эталона при измерении ярко-

сти свечения люминофоров использовали люминофор марки КХ-504А

(Y,Gd)BO3:Eu производства японской фирмы «Касей Оптоникс».

Третья глава посвящена структурно-кинетическому и люминесцентному

исследованию процесса формирования матриц ортоборатных люминофоров.

Согласно результатам рентгеноструктурных исследований в системе YBO3-

GdBO3 наблюдается образование непрерывного ряда твердых растворов на ос-

нове фатеритовой (с ромбическим искажением) структуры. Образование непре-

рывного ряда твердых растворов подтверждается линейным характером изме-

нения значений объемов элементарных ячеек (рис.1) и данными ИК-

спектроскопии (рис.2). Полученные экспериментальные данные согласуются с

положениями энергетической теории твердых растворов замещения. Близость

степени ионности, изоструктурность исходных компонентов и незначительная

величина размерного фактора обуславливает небольшие значения ΔНсм (тепло-

та смешения) и низкие абсолютные температуры распада твердых растворов,

что предполагает существование в изученных системах неограниченной рас-

творимости.

Рис. 1. Изменение значений объемов элементарных ячеек твердых

растворов в системе YBO3-GdBO3.

8

900

950

1000

0 10 20

Т, °С

мол. % GdBO3

ИК-спектры твердых растворов

Y1-xGdxBO3 сходны между собой, что

указывает на один и тот же тип коор-

динационного состояния атома бора

во всех синтезированных образцах.

Некоторое смещение полос поглоще-

ния в ряду твердых растворов связано,

вероятно, с изменениями энергий кри-

сталлической решетки при замене ио-

нов иттрия ионами гадолиния. Анализ

ИК-спектров подтверждает предпола-

гаемую структуру аниона ортоборат-

ной матрицы, построенного из тетра-

эдров [ВО4]5-, связанных в трехчлен-

ные циклы [В3О9]9-.

Исследование твердых растворов

Y1-xGdxBO3 (0≤х≤0,2) методом ДТА

позволило установить характер изме-

нения температуры прямого фазового перехода в зависимости от х (рис.3). Для

данной концентрационной серии при увеличении х от 0 до 0,2 наблюдается

уменьшение температуры прямого фазового перехода от 985 до 943°С. Эти ре-

зультаты позволили обоснованно осуществить выбор температурных режимов

синтеза твердых растворов Y1-xGdxBO3 и люминофоров на их основе.

Рис. 3. Зависимость температуры прямого фазового перехода твердых

растворов Y1-хGdхBO3 от концентрации GdBO3.

1200 1000 800 600

3

2

7

4

5

6

1

ν, см-1 Поглощение

Рис. 2. ИК-спектры поглощения

твердых растворов Y1-xGdxBO3

где х: 0,05(1); 0,1(2); 0,25(3);

0,5(4); 0,75(5); 0,95(6); 0,925(7).

9

При возбуждении твердых растворов Y1-xGdxBO3 фотонами с энергией

Ев >7 эВ при Т=80К впервые было обнаружено существование интенсивного

широкополосного УФ-излучения с максимумом при 4,7 эВ, характерного для

неактивированного YBO3, и линейчатого излучения при 3,93 эВ, связанного с

ионами Gd3+. За низкотемпературное УФ-свечение YBO3 по-видимому, ответ-

ственны собственные возбужденные состояния, соответствующие внутриани-

онным электронным переходам в [ВО4]5- и представляющие собой внутриани-

онный экситон. Этому предположению не противоречат и полученные экспе-

риментальные данные: высокая эффективность УФ-свечения (η~0,3) при воз-

буждении в области поглощения основного вещества (hv=7,5эВ), большая по-

луширина полосы люминесценции (~0,8 эВ) и значительный стоксов сдвиг (~3

эВ).

Таблица 1.

Сравнение интенсивностей собственного YBO3 (4,7 эВ) и гадолиниево-

го (3,93 эВ) излучения для серии люминофоров Y1-хGdхBO3

при Ев= 7,8 эВ и Т = 80К

Люминофор I (Еизл = 4,7 эВ),

отн.ед.

I (Еизл = 3,93 эВ),

отн.ед.

YBO3 100 0,05

Y0,9999Gd0,0001BО3 77 0,1

Y0,999Gd0,001BO3 67 1,0

Y0,99Gd0,01BO3 56 24

Y0,95Gd0,05BO3 19 71

Y0,9Gd0,1BO3 7 100

Y0,85Gd0,15BO3 5,7 100

Y0,8Gd0,2BO3 1,5 65

Y0,5Gd0,5BO3 - 5

Y0,1Gd0,9BO3 - 2

GdBO3 - 0,06

Анализ полученных результатов показал, что в твердых растворах

Y1-xGdxBO3 при х=0,1-0,2 ионы гадолиния выступают в роли эффективного ак-

тиватора с характерным для Gd3+ линейчатым излучением. Квантовый выход

люминесценции у люминофоров на основе твердых растворов Y1-xGdxBO3 оп-

тимального состава (х=0,1-0,2) при Ев=7,6 эВ составляет ~ 0,6, что указывает на

высокую эффективность передачи энергии собственных возбужденных состоя-

10

I, %

0

20

40

60

80

0 100 200 300 400 500

Т, К

1 2

I, %

ний ионам Gd3+. Об этом также свидетельствует практически полное исчезно-

вение в этих образцах УФ-люминесценции YBO3 (табл. 1). Дальнейшее увели-

чение содержания ионов гадолиния в твердых растворах Y1-xGdxBO3 приводит к

резкому уменьшению интенсивности излучения Gd3+ из-за концентрационного

тушения.

Изучение влияния препаративных факторов на люминесценцию YBO3 и

Y1-xGdxBO3 при ВУФ-возбуждении показало, что одним из способов формиро-

вания приповерхностного слоя кристаллов с максимальной эффективностью

преобразования ВУФ-излучения является прокаливание Y2O3 и (Y,Gd)2O3 в бо-

ратном расплаве в интервале температур 1000-1200оС в течение очень малого

времени (10-20 минут). Согласно данным ТСЛ именно в этих условиях наблю-

дается образование приповерхностного слоя с минимальной дефектностью. Та-

кая высокая скорость формирования приповерхностного слоя кристаллов ука-

занных соединений объясняется тем, что при температуре 1100-1200°С кине-

тика образования YBO3 и (Y,Gd)BO3 в боратном расплаве определяется в ос-

новном процессами собственно химического взаимодействия. Этот вывод под-

твержден экспериментально результатами кинетических исследований процес-

са формирования указанных соединений при температуре 1200°С. Увеличение

продолжительности прокаливания шихты и числа прокалок приводит к умень-

шению объема элементарной ячейки, снижению интенсивности люминесцен-

ции YBO3 и (Y,Gd)BO3 при ВУФ-возбуждении и повышению степени дефект-

ности их приповерхностного слоя, которая проявляется в значительном увели-

чении интенсивности высокотемпературных пиков ТСЛ (рис. 4).

Рис. 4. Кривые ТСЛ образцов Y0,85Gd0,15BO3, полученных с одним (1) и

тремя (2) прокаливаниями после облучения фотонами энергией 8,4 эВ.

11

80

85

90

95

0 20 40 60 80

x, мол.%

B,%

Рис. 5. Зависимость относительной

яркости свечения при Ев = 8,4 эВ от

концентрации гадолиния в

Y0,925-xEu0,075GdxBO3.

Четвертая глава посвящена исследованию структурных и люминесцент-

ных свойств твердых растворов YBO3-EuBO3, GdBO3-EuBO3 и YBO3-GdBO3-

EuBO3 при ВУФ-возбуждении. Согласно данным РФА, ИК-спектроскопии и

люминесцентного анализа во всех трех изучаемых системах наблюдается обра-

зование непрерывного ряда твердых растворов на основе фатеритовой (с ром-

бическим искажением) структуры.

Показано, что введение в состав YBO3 ионов европия приводит к умень-

шению интенсивности собственного УФ-свечения с максимумом при 4,7 эВ и к

появлению основных полос излучения иона Eu3+. При достижении концентра-

ции ионов Eu3+ оптимального значения, равной х=0,05-0,075, собственная УФ-

люминесценция YBO3 практически исчезает, а интенсивность полос излучения

ионов Eu3+ достигает своего максимального значения, что свидетельствует в

пользу полной передачи энергии от собственных возбужденных состояний мат-

рицы к ионам Eu3+. Такой антибатный характер концентрационных зависимо-

стей собственного и активаторного излучения позволяет предположить, что в

твердых растворах Y1-хEuхBO3 при возбуждении фотонами с энергиями

Еg≤Eф≤2Eg (Eg-ширина запрещенной зоны), соответствующими активации ос-

новного вещества, экситонный механизм может вносить основной вклад в пе-

ренос энергии.

По спектрам возбуждения и люминесценции концентрационной серии об-

разцов Y0,925-хGdхEu0,075BO3

установлено, что частичное

замещение ионов иттрия в

люминофоре на основе ор-

тобората иттрия оптималь-

ного состава Y0,925Eu0,075BO3

ионами гадолиния приводит

к монотонному смещению

края поглощения основного

вещества в длинноволно-

вую область спектра, уве-

личению интенсивности

полос излучения иона Eu3+. Максимальной яркостью свечения при ВУФ-

возбуждении среди изученных систем обладают люминофоры

12

Y0,925-хGdхEu0,075BO3 с х=0,1-0,2 (рис. 5), что на 3-5% больше яркости свечения

образцов, не содержащих в своем составе ионы Gd3+.

Повышенная по сравнению с YBO3:Eu эффективность этих люминофоров

при ВУФ-возбуждении может быть связана с тем, что процесс передачи энер-

гии от собственных возбужденных состояний идет более эффективно через ио-

ны Gd3+, которые являются эффективными сенсибилизаторами для ионов Eu3+,

а также характеризуются малыми потерями энергии в возбужденных ионах

Gd3+ и отсутствием концентрационного тушения излучения Gd3+. Используя

полученные данные, по формуле (1) определено критическое расстояние (Rc)

для эффективной миграции энергии возбуждения через ионы Gd3+ к ионам ак-

тиватора:

Rс = 2(3V / 2π Xc N )1/3 (1)

где V-объем ячейки ортобората гадолиния, Хс-критическая концентрация, N-

число ионов в ячейки N=2/Xc. Согласно проведенным расчетам критическое

расстояние составляет 7,56 Å, что предполагает передачу энергии по обменно-

му механизму и подтверждает существование в (Y,Gd)BO3:Eu оптимального

состава при ВУФ-возбуждении вышеуказанной эстафетной передачи энергии

возбуждения с участием ионов Gd3+.

Сопоставительная оценка результатов измерений основных светотехниче-

ских параметров синтезированных ортоборатных люминофоров позволила ус-

тановить, что для практического применения в ПДП могут быть рекомендова-

ны несколько составов люминофоров красного цвета свечения на основе сме-

шанного ортобората иттрия-гадолиния, активированного Eu3+, с близкими при

ВУФ-возбуждении значениями яркости свечения: Y0,725Eu0,075Gd0,20BO3,

Y0,75Eu0,05Gd0,20BO3 Y0,825Eu0,075Gd0,1BO3 Y0,85Eu0,05Gd0,1BO3.

В ходе работы было изучено влияние препаративных факторов на

люминесценцию YBO3:Eu и (Y,Gd)BO3:Eu оптимальных составов при ВУФ-

возбуждении. Формирование указанных люминофоров с максимальной ярко-

стью свечения в процессе прокаливания шихты при температуре 1200°С проис-

ходит в течение очень короткого промежутка времени (10-20 минут). Анализ

результатов измерений яркости свечения при приповерхностном (Ев=8,4 эВ) и

объемном (Ев=4,9 эВ) видах возбуждения (табл. 3) и ТСЛ этих образцов пока-

зал, что высокая эффективность люминофоров, синтезированных в условиях

кратковременного прокаливания, определяется, в первую очередь, формирова-

13

нием приповерхностного слоя с благоприятными для эффективного преобразо-

вания ВУФ-излучения параметрами и минимальной дефектностью. Увеличение

продолжительности прокаливания шихты и числа прокалок приводит к умень-

шению яркости свечения ионов Eu3+ при ВУФ-возбуждении и развитию де-

фектности приповерхностного слоя кристаллов указанных люминофоров. Ана-

логичный характер имеют зависимости интенсивности свечения и дефектности

приповерхностного слоя матриц люминофоров YBO3:Eu и (Y,Gd)BO3:Eu при

ВУФ-возбуждении от длительности прокаливания шихты и числа прокалок.

Такое сходство указывает на взаимосвязь между интенсивностями свечения

матриц люминофоров YBO3:Eu и (Y,Gd)BO3:Eu и активаторной люминесцен-

цией ионов Eu3+ при ВУФ-возбуждении и позволяет сформулировать важный

для практических целей вывод: для получения эффективных при ВУФ-

возбуждении ортоборатных люминофоров необходимо использовать матрицы

с максимально возможной интенсивностью свечения при ВУФ-возбуждении и

минимальной дефектностью приповерхностного слоя.

Таблица 3.

Зависимость относительной яркости свечения люминофора

Y0,925Eu0,075BO3 при различных видах возбуждения от условий синтеза.

Условия прокаливания Относит. яркость свечения,

%

Т, оС τ, мин Скорость

охлаждения

Ев = 4,9 эВ Ев = 8,4 эВ

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

10

20

40

60

120

120+120

120+120+120

120

120

-

-

-

-

-

-

-

закалка 500о/мин

10-15 оС/мин

92

95,5

101

103

106,5

109

114

97

112,7

97

97

95

94

93

92

91

93

95

Сравнительный анализ этих результатов в сочетании с ранее полученными

данными по собственной и активаторной люминесценции в системах YBO3-

GdBO3, YBO3-EuBO3, GdBO3-EuBO3 и YBO3-GdBO3-EuBO3 позволил устано-

вить, что к числу необходимых условий реализации высокой эффективности

14

λ, нм

2

550 600 650 700 750

1

λ, нм

550 600 650 700 750

ортоборатных люминофоров, активированных Eu3+, при ВУФ-возбуждении от-

носятся: близость размерных параметров взаимозамещающих РЗ-катионов,

одинаковый тип структуры образующих твердые растворы соединений, нали-

чие оксианионных группировок с бором в тетраэдрической координации, фор-

мирование матриц с максимальной интенсивностью излучения при ВУФ-

возбуждении, минимизация объемных и приповерхностных дефектов и отсут-

ствие поверхностных примесных фаз.

Пятая глава посвящена разработке методов получения эффективного при

ВУФ-возбуждении люминофора (Y,Gd)BO3:Eu с различным гранулометриче-

ским составом. Установлен механизм формирования и роста частиц этого лю-

минофора в боратном и щелочно-боратном расплавах. В соответствии с этим

механизмом процесс формирования (Y,Gd)BO3:Eu в указанных расплавах со-

стоит из нескольких последовательно протекающих стадий. В первые минуты

прокаливания процесс формирования (Y,Gd)BO3:Eu лимитируется стадией соб-

ственно химического взаимодействия, которая протекает с большой скоростью.

Согласно результатам измерений яркости свечения при объемном (Ев=4,9 эВ) и

приповерхностном (Ев=8,4 эВ) видах возбуждения и катодовозбуждении при

различных ускоряющих напряжениях (рис.6) эта стадия характеризуется обра-

зованием на поверхности частиц слоя (Y,Gd)BO3:Eu с фатеритовой структурой.

Рис 6. Спектры катодолюминесценции при ускоряющем напряже-

нии 1кВ (1) и 10 кВ (2) образца, полученного прокаливанием смеси

(Y,Gd,Eu)2O3+2H3BO3 при 900°С в течение 5 минут.

15

0

50

100

150

200

0 1 2 3 4 5 6 7

d, мкм

ΔС/Δd, %

2

3

4

1

0

50

100

150

200

0 1 2 3 4 5 6 7

ΔС/Δd, %

1◊

2■

3▲

4●

Толщина этого слоя, определенная по формуле Бронштейна-Фраймана (2) в за-

висимости от температуры и длительности прокаливания может изменяться от

нескольких единиц до десятков нм:

Δ = (6· 10-2 ·Е1.4 ·ma) / (Zэф· ρ ) (2)

где Δ- глубина проникновения, мкм, Е-энергия бомбардирующих электронов,

кВ, ma-атомная масса, ρ-плотность кристалла, г/см3 , Zэф –эффективный атом-

ный номер Zэф = (Σаi ·Zi

4/Σai ·Zi)1/3

, где аi –число атомов элементов с атомным

номером Zi в химической формуле основания люминофора.

Одновременно, в результате взаимодействия смешанного оксида РЗЭ с

боратным расплавом, в особенности в местах спайности отдельных первичных

микрокристаллов, происходит частичный распад (дезагрегация) спеченных аг-

ломератов на составляющие их первичные микрокристаллы (рис.7). Полный

распад этих агломератов приводит к получению люминофора (Y,Gd)BO3:Eu со

средним размером частиц соответствующим размерам первичных микрокри-

сталлов исходного (Y,Gd)2O3:Eu.

Рис.7. Кривые дифференциального распределения частиц

(Y,Gd)2O3:Eu, полученного разложением оксалатов (1), и (Y,Gd)ВО3:Eu,

полученного в боратном (2), литий-боратном (3) расплавах и методом го-

рения (4).

16

Вторая стадия формирования люминофора лимитируется диффузионными

процессами, обеспечивающими как полноту протекания реакции образования

(Y,Gd)BO3:Eu так и последующее снижение общего его разупорядочевания.

Скорость этих процессов, в основном, определяется двумя факторами: темпера-

турой и удельной растворимостью РЗ-соединений в расплаве. На этой стадии

также последовательно начинает протекать процесс внутризеренной перекри-

сталлизации, приводящий к улучшению структуры микрокристаллов

(Y,Gd)BO3:Eu за счет увеличения размеров составляющих их микроблоков и

незначительного уменьшения концентрации дислокационных дефектов, и меж-

зеренной перекристаллизации за счет коалесценции. Установленные законо-

мерности послужили научной основой для создания нескольких методов синте-

за эффективного люминофора (Y,Gd)BO3:Eu с заданным и воспроизводимым

комплексом свойств.

Сущность первого метода заключается в оптимизации температурного

фактора. В температурном диапазоне 1100-1200°С собственно химические и

диффузионные процессы в боратном расплаве протекают с высокой скоростью,

что обеспечивает в течение 10-20 минут прокаливания шихты получение

(Y,Gd)BO3:Eu, сопоставимого по своим светотехническим параметрам с анало-

гичным люминофором фирмы «Касей Оптоникс» и средним размером частиц

~2 мкм (табл. 4). В то же время, после прокаливания шихты выше 1000°С,

твердые растворы (Y,Gd)BO3:Eu, полученные инверсией высокотемпературной

модификации, при высокой скорости охлаждения образуют «неустоявшиеся»,

кинетически неупорядоченные дефектные структуры, что подтверждается дан-

ными ТСЛ (рис.8).

Прокаливание шихты при температурах 850-900°С (ниже температур по-

лиморфных переходов твердых растворов (Y,Gd)BO3) ограничивает возмож-

ность образования подобных дефектных структур. Во-вторых, применение низ-

котемпературного синтеза упрощает технологический процесс в аппаратурном

отношении и выгодно с экономической точки зрения. В связи с этим был разра-

ботан низкотемпературный метод синтеза люминофора (Y,Gd)BO3:Eu, осно-

ванный на применении щелочно-боратного расплава, обладающего значительно

большей, по сравнению с боратным расплавом, удельной растворимостью со-

единений РЗЭ. Прокаливание (Y,Gd)2O3:Eu в щелочно-боратном расплаве при

850°С в течении 0,5 часа (второй метод) приводит к практически полной дезаг-

17

регации исходных агломератов и повышению скорости диффузионных процес-

сов, что обеспечивает получение мелкодисперсного и дезагрегированого люми-

нофора (Y,Gd)BO3:Eu со средним размером частиц ~0,6 мкм и яркостью свече-

ния, превышающей яркость аналогичного люминофора фирмы «Касей Опто-

никс» на 3-5% (табл. 4). Со-

гласно данным ТСЛ (рис. 8)

полученный этим методом

люминофор обладает мини-

мальной дефектностью.

В основу нового метода

получения эффективного лю-

минофора (Y,Gd)BO3:Eu с

субмикронными размерами

частиц (третий метод) была

положена установленная выше

зависимость среднего размера

частиц ортоборатного люми-

нофора от исходного размера

микрокристаллов(Y,Gd)2O3:Eu.

Применение полученного ме-

тодом горения (Y,Gd)2O3:Eu с

субмикронными размерами

кристаллитов, оптимизация

условий его синтеза и дезагре-

гации первичных агломератов

на составляющие их микро-

кристаллы позволило впервые

разработать низкотемператур-

ный способ получения при

900°С частиц люминофора (Y,Gd)BO3:Eu субмикронных размеров и яркостью

свечения на уровне лучшего зарубежного образца (табл. 4). Таким образом, ус-

пешна решена задача разработки и обеспечения предприятий отечественной

электронной промышленности качественным и конкурентноспособным люми-

0

30

60

90

120

150

75 175 275 375 475

0

30

60

90

75 175 275 375 475

0

30

60

90

75 175 275 375 475

I,%

T,K

I,%

T,K

I,%

T,K

х1

х10 2

3

1

Рис. 8. Кривые ТСЛ образцов (Y,Gd)BO3:Eu,

полученного прокаливанием шихты в бо-

ратном расплаве (1); в литий-боратном рас-

плаве (2); методом горения (3).

х1

х1

18

нофором красного цвета свечения для различных типов ПДП, что еще раз под-

тверждает практическую значимость работы.

Таблица 4.

Сравнительные характеристики разработанного люминофора и про-

мышленных зарубежных и отечественных аналогов.

Координаты

цветности

Люминофор,

партия

Метод синтеза

Химический

состав

Отн. яркость

при Ев=8,4 эВ

х y

Послесвеч.

τ0,1, мс

Сред.размер

частиц, мкм

КХ-504 А п.5

«Касей Опто-

никс», Япония

(Y,Gd) BO3:Eu

100

0,636

0,364

7,5

1,1

ФГИ-627/593-1

п.1 типовой об-

разец ЗАО НПФ

«Люминофор»

твердофазный

метод

YBO3:Eu

91

0,636

0,364

7,5

3

ФГИ-627/593-2

п.1

(Y,Gd,Eu)2O3+

Н3ВО3 1200°С,

15 мин.

(Y0,825Gd0,1)ВО3

:Eu0,075

100

0,636

0,364

7,5

2

ФГИ-627/593-2

п. 2

(Y,Gd,Eu)2O3+

Н3ВО3+Li2CO3

850°C, 30 мин.

(Y0,825Gd0,1)ВО3

:Eu0,075

105

0,636

0,364

7,5

0,6

ФГИ-627/593-2

п. 3

(Y,Gd,Eu)2O3(го

рение)+Н3ВО3

900°С, 4 часа

(Y0,825Gd0,1)ВО3

:Eu0,075

98

0,636

0,364

7,5

0,3

ВЫВОДЫ

1. Исследована взаимная растворимость в системах YBO3-GdBO3, YBO3-

EuBO3 и YBO3-GdBO3-EuBO3. Установлено, что в указанных системах наблю-

дается образование непрерывного ряда твердых растворов на основе фатерито-

вой структуры.

2. Впервые установлена зависимость температуры прямого фазового пере-

хода твердых растворов (Y,Gd)BO3 от концентрации GdBO3.

3. Изучена люминесценция матриц ортоборатых люминофоров при ВУФ-

возбуждении и установлена связь между интенсивностью свечения матриц и

дефектностью приповерхностного слоя. Определен оптимальный состав мат-

рицы люминофора (Y,Gd)BO3:Eu

19

4. Изучены люминесцентные свойства при ВУФ-возбуждении твердых

растворов, образующихся в системах YBO3-EuBO3, GdBO3-EuBO3 и YBO3-

GdBO3-EuBO3. Показано, что по совокупности светотехнических параметров

при ВУФ-возбуждении оптимальными являются люминофоры состава

Y0,925-хGdхEu0,075BO3, где х=0,1-0,2.

5. Исследовано влияние различных факторов на люминесценцию

(Y,Gd)BO3:Eu при ВУФ-возбуждении. Установлены необходимые условия реа-

лизации высокой эффективности ортоборатных люминофоров, при ВУФ-

возбуждении: одинаковый тип структуры образующих твердые растворы со-

единений, близость размерных параметров взаимозамещающих РЗ-катионов,

наличие оксианионных группировок с бором в тетраэдрической координации,

формирование матриц с максимальной эффективностью излучения при ВУФ-

возбуждении, минимизация объемных и приповерхностных дефектов и отсут-

ствие поверхностных примесных фаз.

6. Изучены процессы формирования и роста частиц люминофора в борат-

ном и щелочно-боратном расплавах. На основании полученных закономерно-

стей разработаны и научно обоснованы методы синтеза люминофора

(Y,Gd)BO3:Eu, который по своим светотехническим параметрам находится на

уровне лучшего зарубежного аналога.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Иваненко Л.В., Голота А.Ф., Мироненко В.М., Манаширов О.Я. Синтез

мелкозернистого люминофора YBO3:Eu для дисплейных панелей. // Сб. науч-

ных трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследования, синтез и технология

люминофоров».- Ставрополь, 1999.- Вып. 43.- С. 29-41.

2. Иваненко Л.В. Особенности синтеза люминофоров для плазменных дис-

плеев: Тез. докл. Восьмой Всероссийской межвузовской науч.-техн. конф.

«Микроэлектроника и информатика-2001».- Зеленоград. -2001.-С. 56.

3. Иваненко Л.В. Исследование собственной люминесценции ортоборатов

РЗЭ: Тез. докл. Международной __________конф. «Оптика, оптоэлектроника и техноло-

гии».- Ульяновск.- 2001.-С. 45.

4. Иваненко Л.В., Манаширов О.Я., Мироненко В.М. Методы синтеза лю-

минофоров на основе ортоборатов РЗЭ и иттрия: Тез. докл. Российской науч.-

практ. конф. «Химия редких и редкоземельных элементов и современные мате-

риалы».- Томск.- 2001.- С. 28-29.

20

5. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В., Голота А.Ф., Савихина Т.И. Структур-

но-кинетическое и люминесцентное исследование процесса формирования мат-

риц ортоборатных люминофоров. //Сб. научных трудов ЗАО НПФ «Люмино-

фор». Сер. «Исследования, синтез и технология люминофоров».- Ставрополь,

2002.- Вып. 44.-Сообщ. 1.- С. 58-80.

6. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В., Голота А.Ф., Савихина Т.И. Исследо-

вание структуры и люминесцентных свойств твердых растворов в системах

YBO3-EuBO3, GdBO3- EuBO3 и YBO3-EuBO3-GdBO3 при ВУФ-возбуждении.

//Сб. научных трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследования, синтез и

технология люминофоров».- Ставрополь, 2002.- Вып. 44. -Сообщ. 2.- С. 81-105.

7. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В., Заплешко Н.Н., Мироненко В.М. Влия-

ние способа синтеза на морфологическую структуру и люминесцентные

свойства люминофора (Y,Gd)BO3:Eu при ВУФ-возбуждении. //Сб. научных

трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследования, синтез и технология

люминофоров».- Ставрополь, 2002.- Вып. 44.-Сообщ. 3.- С. 105-131.

8. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В., Мироненко В.М. Исследование влия-

ния некоторых примесей на люминесценцию (Y,Gd)BO3:Eu при ВУФ-

возбуждении. //Сб. научных трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследо-

вания, синтез и технология люминофоров».- Ставрополь, 2002.- Вып. 44.-

Сообщ. 4.- С. 132-136.

9. Иваненко Л.В. Синтез (Y,Gd)BO3:Eu методом горения: Тез. докл. Второй

Всероссийской конф. с международным участием «Химия поверхности и нано-

технология».- Санкт-Петербург.- 2002.- С. 114-115.

10. Иваненко Л.В., Манаширов О.Я. Люминесценция Eu3+ в (Y,Gd)BO3:Eu

при ВУФ-возбуждении: Тез. докл. Международной науч. конф. «Химия твердо-

го тела и современные микро- и нанотехнологии».- Кисловодск.- 2002.- С. 178-

179.

11. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В. Исследование влияния кристалличе-

ской структуры на люминесценцию LuBO3 и LuBO3:Eu при ВУФ-возбуждении.

//Сб. научных трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследования, синтез и

технология люминофоров».- Ставрополь, 2003.- Вып. 45.- С. 78-91.

12. Манаширов О.Я., Иваненко Л.В. Исследование люминесценции Eu3+

всистемах YBO3-LuBO3, YBO3-LaBO3 и GdBO3-LaBO3 при ВУФ-возбуждении.

//Сб. научных трудов ЗАО НПФ «Люминофор». Сер. «Исследования, синтез и

технология люминофоров».- Ставрополь, 2003.- Вып. 45. -С. 91-104.__