## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Українська академія друкарства

бернацек

Володимир Владиславович

УДК 676.273.32+676.056.722

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ КАШИРУВАННЯ МІКРОГОФРОКАРТОНУ

Спеціальність 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного

виробництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів – 2012

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі технології друкованих видань і паковань

Української академії друкарства Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України.

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Гавенко Світлана Федорівна,

Українська академія друкарства,

завідувач кафедри технології

друкованих видань і паковань

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Чехман Ярослав Іванович

Українська академія друкарства,

професор кафедри поліграфічних машин

доктор технічних наук, професор

Пальчевський Богдан Олексійович

Луцький національний технічний університет,

завідувач кафедри пакування і

автоматизації виробничих процесів.

Захист відбудеться «20» грудня 2012 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства за адресою: 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства за адресою: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17.

Автореферат розісланий «16» листопада 2012 р.

| Вчений секретар спеціалізованої вченої ради |  | Жидецький В. Ц. |
| --- | --- | --- |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пакувальна індустрія використовує великий асортимент матеріалів, різноманітних технологій та устаткування. Сучасні ринкові відносини формують попит на якісне, екологічно чисте, недороге і оптимальне за своїми експлуатаційними і функціональними властивостями паковання. Адже паковання покликане забезпечувати не тільки зручне користування товаром і його зберігання з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, але й захищати права товаровиробника і споживача на ринку, сприяти конкурентоспроможності продукції. Тому актуальним для виготовлення паковань є застосування картону, гофрокартону та інших екологічно чистих матеріалів, підвищення рівня їх поліграфічного оформлення з метою задоволення естетичних запитів споживачів. Значне місце серед них займає каширований мікрогофрокартон. Завдяки його здатності до моделювання при конструюванні паковань та використанні новітніх поліграфічних технологій для їх оздоблення, можна втілити в життя різноманітні дизайнерські ідеї. Крім того, його можна використовувати при створенні малих рекламних форм і конструкцій, вітрин і дисплеїв. Адже кашироване паковання суміщає в собі характеристики споживчої тари (яскравий дизайн) і гофротари (міцність і надійність).

Проблеми технології та устаткування для каширування матеріалів досліджували в своїх працях вітчизняні та закордонні вчені, такі як: Босак В.О., Блінова Л.О., Блінушова О.І., Ґава О.М., Гавенко С.Ф., Heyderych M., Dimitrov К., Дулькін Д.О., Зеленова С.В., Klein H., McKee, Nyman U., Nordstrand T., Осіпов П.В., Полюдов О.М., Регей І.І., Рижак Є.М., Сенькусь В.Т., Сисоєва Н.В., Сошкін Р.В., Угрин Я.М., Пальчевський Б.О., Южаніна Л.А., Яблочкін М.І., та інші.

Проте аналіз наукових джерел та патентної інформації вказує на недостатність проведених глибоких наукових розробок, стосовно удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону, який широко застосовується для виготовлення паковань. Відсутні дослідження процесів нанесення клею на гофрооснову з метою забезпечення доброї адгезії, невивченими залишаться деформаційні явища при кашируванні мікрогофрокартону, не виявлено основних чинників, які впливають на якість каширування.

Тому, удосконалення технології каширування мікрогофрокартону, розробка та впровадження каширувальних пристроїв з новими конструкціями клейових апаратів, оптимізація технологічних режимів і підвищення якості кашированого мікрогофрокартону є актуальною науковою задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана з науковими дослідженнями кафедри технології друкованих видань і паковань Української академії друкарства (УАД), виконувалась в рамках спільних міжнародних проектів: українсько−литовського №М/219-2005 «Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація» (РК0105U008745, ОК0206U009553) та українсько−китайського №M/218-2006 «Розробка методів і технології контролю якості друкованої і пакувальної продукції» (РК0106U013116, ОК0208U004808), де здобувачем проводилась розробка й апробація методів контролю якості пакувальної продукції з кашированого мікрогофрокартону.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення технології каширування мікрогофрокартону з використанням клейового апарату нової конструкції, оптимізація режимів каширування для забезпечення якості готової продукції. Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких наукових задач:

1) провести аналіз теоретичних досліджень технології каширування матеріалів, в тому числі мікрогофрокартону для виготовлення паковань і визначити класифікаційні ознаки сучасних каширувальних машин, їх переваги і недоліки;

2) удосконалити каширувальний пристрій з використанням розробленого клейового апарату нової конструкції для каширування мікрогофрокартону та встановити взаємозв’язки між елементами системи «картон – клей – мікрогофрокартон»;

3) дослідити кінетику змочування клеєм складових кашированого мікрогофрокартону та визначити фактори впливу на його експлуатаційні показники;

4) виявити деформаційні явища в процесі каширування мікрогофрокартону та описати їх характер математичними моделями;

5) здійснити оптимізацію режимів каширування мікрогофрокартону в удосконаленому каширувальному пристрої та обгрунтувати доцільність його використання.

Об’єктом дослідження є технологія каширування мікрогофрокартону.

Предметом дослідження є параметри, режими та моделі процесу каширування мікрогофрокартону на розробленому клейовому апараті каширувального пристрою та оцінювання якості продукції.

Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу каширування мікрогофрокартону здійснено на основі методів системного аналізу, математичного моделювання (метод найменших квадратів), основних положень теорії контакту тіл Герца і гіпотез Вінклера, оптичної та електронної мікроскопії, статистичних методів контролю якості.

Наукова новизна одержаних результатів:

1) визначено класифікаційні ознаки сучасного устаткування для каширування мікрогофрокартону за ступенем автоматизації, продуктивністю, видом каширування, будовою клейових апаратів, типом клеїв, товщиною каширувальних матеріалів;

2) вперше запропоновано в каширувальному пристрої конструкцію клейового апарату, клейонаносний валик якого виконаний з дисків меншого і більшого діаметрів, що забезпечує зменшення деформаційних явищ та витрат клею при кашируванні мікрогофрокартону;

3) досліджено напружено–деформований стан складових мікрогофрокартону при кашируванні та описано їх зміни математичними моделями, які враховують величину згинного моменту сили хвилі гофри, залежність її прогину у повздовжньому і поперечному перерізах від тиску, на основі чого встановлено оптимальні співвідношення величини контакту між валиками клейового апарату і радіусом хвилі мікрогофри;

4) на основі електронно–мікроскопічного аналізу системи «картон – клей – мікрогофрокартон» та кінетики змочування клеєм складових кашированого мікрогофрокартону, виявлено особливості їх взаємозв’язку та визначено фактори впливу на експлуатаційні показники продукції, що забезпечує максимальну міцність та стійкість до деформації кашированого мікрогофрокартону;

5) розроблено оптимізаційні моделі процесу каширування з врахуванням технічних параметрів (в’язкості клею та відстані між клейонаносним та притискним валиками) розробленого пристрою, фізико – механічних характеристик мікрогофрокартону, що забезпечує високу якість продукції та стабільність роботи каширувального пристрою.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено нову конструкцію клейового апарату каширувальної машини (патент України № 83440), яка підвищує міцність склеювання кашированого мікрогофрокартону зі значною економією клею, що підтверджено актом виробничих випробувань на ПП «Диз – Арт».

Удосконалено клейову композицію для каширування мікрогофрокартону (патент України № 20619), яка забезпечує міцне адгезійне з’єднання картону і гофрооснови різних граматур та товщин, апробовану на ТзОВ «Т Г «ЛунаПак».

Запропоновано практичні рекомендації щодо удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону, реалізовані в технологічних інструкціях «Технологічний процес виготовлення кашированого мікрогофрокартону», апробація яких проведена на ПП «Лата» і ТзОВ «ЕльГраф».

Результати досліджень використані при проведенні лекційних занять та лабораторних робіт з курсу «Оздоблення друкованої продукції і паковань», «Промисловий дизайн та конструювання паковань», «Технологія виготовлення тари і паковань» для студентів спеціальності 6.051501 «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань».

Особистий внесок здобувача. Основні результати науково-практичних досліджень отримані і розроблені здобувачем самостійно. Особистий внесок автора у спільних працях полягає в одержані аналітичних та експериментальних залежностей, які стосуються виявлення факторів впливу на якість технології каширування, основних принципів вибору матеріалів, зокрема фізико-механічних і технологічних властивостей картонів і мікрогофрокартонів, оптимізації технологічних та режимних параметрів процесу їх склеювання; удосконалення клеїв та розробки нової конструкції клейового апарату каширувального пристрою, дослідження деформаційних явищ та внутрішніх напружень, які виникають у системі «картон – клей – мікрогофрокартон» при кашируванні. У співавторстві здобувачу належать публікації: [1-3, 5, 7-10], де здійснено теоретичні та експериментальні дослідження впливу фізико-механічних властивостей картону і мікрогофрокартону на процес їх склеювання при кашируванні, обгрунтовано механізм утворення клейових з’єднань, оптимізовано режими процесу каширування мікрогофрокартону. В отриманих патентах України [19, 20] автором особисто було подано ідею створення нової конструкції клейового апарату каширувальної машини та реалізовано в розробленому макеті; досліджено технологічні та експлуатаційні властивості клеїв для каширування. Участь автора у створенні патентів відображена у довідках і пропорційна кількості авторів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи опубліковано: в матеріалах I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів УАД (м. Львів, 2006р.); VI Міжнародної науково-практичної конференції «Квалілогія книги» (м. Львів, 2007р.); VI, VII, VIII міжнородної науково-технічної конференції студентів і аспірантів «Друкарство молоде» ВПІ НТУУ «КПІ» (м. Київ, 2006-2008рр.); звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (м. Львів, 2006-2008рр., 2010р.); семінарі «Проблеми виробництва при випуску гофротари» ( м. Київ, 2007р.).

Публікації. Основні положення дисертації відображено і опубліковано у 20 працях, серед яких: 10 – у наукових фахових виданнях України (з них 3 – одноосібно), 8 – тезах доповідей (з них 5 – одноосібно), 2 – патентах України на корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 4 розділів, висновків і додатків. Має загальний обсяг 157 сторінок, у тому числі основного тексту 131 сторінку. Містить 43 рисунки, 9 таблиць, 181 найменування у списку використаних літературних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність і доцільність роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, висвітлено наукову новизну і практичну цінність, охарактеризовано методи досліджень, подано відомості про апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи.

У першому розділі здійснено аналіз технологій каширування, які використовує сучасна пакувальна галузь, визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано класифікацію устаткування для каширування мікрогофрокартону, висвітлено основні принципи їх роботи. Узагальнено основні технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів для каширування (картонів, клеїв, мікрогофрокартонів).

Обгрунтовано доцільність удосконалення та перспективність використання нових конструкцій клейових апаратів в каширувальних пристроях для підвищення міцності та поліпшення якості кашированого мікрогофрокартону і паковань з нього. Сформульовано мету і задачі досліджень.

У другому розділі обгрунтовано вибір об’єктів досліджень, запропоновано методики для вивчення теоретичних і практичних аспектів технологічного процесу каширування мікрогофрокартону в розробленому макеті каширувальної машини.

Для каширування використовували лайнер (картон «Арктика» з граматурою 180 та 250 г/м2), який приклеювали до мікрогофрокартону марки 311Е з флютингом граматурою 112 і 140 г/м2. Для склеювання застосовували клеї промислового виробництва СR (Польша), Devakol VK (Словенія) та розроблену клейову композицію (патент України №20619). Всі матеріали перед проведенням експериментів підлягали акліматизації, дослідження проводились при температурі 18-22о С та відносній вологості повітря 65-75 %.

| a) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Пинципова схема будови клейового апарату каширувальної машини:

а) фронтальна проекція клейового апарату;б) схема нанесення клейового шару (КШ) на заготовку з мікрогофрокартону (КЗ)

Процес каширування здійснювали в розробленому клейовому апараті нової конструкції каширувального пристрою (патент України №83440), принципова схема якого наведена на рис. 1. Клейовий апарат складається з клейової ванни 1, в якій знаходиться клей, дуктурного 2, передавального 3, притискного 6 валиків. Клейонаносний валик виконаний у вигляді набору дисків меншого (4) і більшого (5) діаметру, які чергуються. Клейова ванна укомплектована гребінкою-ракелем, який входить у контакт з боковими поверхнями дисків 5 клейонаносного валика.

Для отримання якісної кашированої продукції важливо на стадії припресування віддрукованих аркушів до мікрогофрокартону забезпечувати рівномірний притиск валиків уздовж їх контактуючих твірних. Такий важливий процес запропоновано реалізовувати за допомогою пристрою, зображеного на рис. 2. Пристрій складається з верхнього 1 та нижнього 2 притискних валиків; ексцентричних втулок 3 і 4, в яких розташована вісь валика 1 із зубчастими вінцями 5 і 6; зубчастих коліс 7 і 8, жорстко зафіксованих на валу 9.

Рис. 2. Схема пристрою регулювання притиску при

кашируванні мікрогофрокартону

Пристрій працює таким чином. Після нанесення клею на мікрогофрокартон і подавання верхнього аркуша та його суміщення, каширований мікрогофрокартон КМ подається між верхнім 1 та нижнім 2 притискними валиками. Оскільки товщина отриманого виробу може змінюватися в широкому діапазоні, потрібний притиск валів забезпечується рівномірною зміною ексцентриситету за допомогою втулок 3 і 4. Його рівномірне регулювання відбувається контактом зубчастих вінців 5 і 6 із зубчастими колесами 7 і 8. Налагоджування пристрою передбачає кутове зміщення за шкалою (на рисунку не показано) ексцентричної втулки 3, яка завдяки зубчастому контакту вінця 5 із колесом 7 приводить в рух вал 9. Контакт зубчастого колеса 8 із вінцем 6 призводить до аналогічного кутового зміщення ексцентричної втулки 6. Таким чином, вісь верхнього валика 1 в процесі регулювання пристрою зміщується строго паралельно до осі нижнього валика 2, чим забезпечується якісне припресування лайнера до флютинга мікрогофрокартону.

В’язкість клею визначали згідно ГОСТ 18992-73 «Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубо дисперсійна» віскозиметром ВЗ–4 (в с) та за ротаційним віскозиметром типу RVT по Brookfield RV в Па∙с. Вміст сухого залишку клею визначали за ГОСТ 18992-73. Час схоплення характеризувався часом, який пройшов від моменту нанесення клею до утворення достатньо міцного з’єднання, яке розривається по волокну. Рівень pH клеїв визначали за допомогою pH-метра – 150МА.

Для дослідження структури клеїв і клейових з’єднань при кашируванні мікрогофрокартону використовували оптичну (мікроскоп ОГМЭ-ПЗ) та електронну мікроскопію (мікроскоп JEOL JSM-T220A Scanning Mіcroscope).

Застосування аналізатора динаміки змочування – PDA (фірми Muter Analytic GmbH, Німеччина) дозволило виявити картину проникнення клею в структуру картону і мікрогофрокартону від моменту її контакту з поверхнею до етапу визначеного часом дослідження. Напружено-деформований стан мікрогофрокартону при кашируванні описували на основі положень теорії контакту тіл Герца і моделей пружного шару Вінклера.

Міцність склеювання кашированого мікрогофрокартону та зусилля розшарування його складових визначали на розривній машині марки РМБ-30-2М, стійкість до подвійних перегинів – на фальцері ДФК.

Для унеможливлення появи помилки при вимірюваннях і достовірності отриманих результатів було передбачено проведення по 7-10 паралельних досліджень кожного взірця. Математично-статистичну обробку результатів експериментальних досліджень та їх оптимізацію здійснювали математичним моделюванням методом найменших квадратів в програмі Original 7.0 Excel, та з використанням програми Scilab.

У третьому розділі наведені теоретичні дослідження деформаційних процесів та явищ виникнення внутрішніх напружень при кашируванні складових мікрогофрокартону.

Встановлено, що деформування мікрогофрокартону пов’язане зі зміною ширини смуг нанесеного клейового шару на основу при кашируванні. Враховуючи порожнисту будову мікрогофрокартону і як наслідок, практичну відсутність деформацій його поверхні поза зоною контакту з циліндром, вважали за доцільність обмежитися теорією контакту тіл Герца та моделлю пружного шару Вінклера, яка може адекватно описати пружне деформування мікрогофрокартону при стискуванні.

Деформування поверхні мікрогофрокартону згідно представленої на рис. 3 схеми накочування циліндра клейонаносного валика на нього описуються співвідношенням:

d(x)=h−y=dmax−R+R2−x2, x∈[−a, a]0, x∉[−a, a],		(1)

де [-a, a] – довжина зони контакту, a=Rsinα2=dmax(2R−dmax), dmax –  величина максимального прогину поверхні мікрогофрокартону в т. Х=0.

.

Рис. 3. Схема накочування циліндра клейонаносного валика на мікрогофрокартон

Нормальний тиск в довільній точці контакту згідно з гіпотезою Вінклера визначається співвідношенням:

p(x)=−kd(x),				 (2)

де k – приведений модуль пружності на стискування мікрогофрокартону

Очевидно, що pmax=−kdmax в точці Х=0 не повинен перевищувати граничне значення тиску, при якому втрачаються пружні властивості матеріалу і починається незворотнє зминання. Для матеріалу флютинга Р граничне становить приблизно від 120 до 450 кПа, а для картону відповідно від 350 до 1050 кПа. Зусилля, що забезпечує притиск циліндра до поверхні шару гофри, зрівноважується контактним тиском:

P= −−aap(x)dx = k−aadmax−R+R2−x2dx 		(3)

Враховуючи залежність (2), можна отримати співвідношення, що пов’язує погонне зусилля Р з максимальним прогином dmax або з максимальним тиском pmax:

P=2ak(dmax−R)+akR2−a2+kR2arcsinaR=ak(dmax−R)+kR2arcsinaR=kdmax(2R−dmax)(dmax−R)+R2arcsindmax(2R−dmax)R=1k−−pmax(pmax+2kR)(kR+pmax)+kR2arcsin−pmax(pmax+2kR)kR(4)

У результаті досліджень встановлено, що коли хвиля гофри має початкову синусовидну форму, то ширина смуги 2b зростає при збільшенні контактного тиску і, відповідно, прогину d поверхні, що обумовлено згинною деформацією форми хвилі гофри і обмежене лише втратою пружних властивостей при граничному прогині dmax. Пружне деформування (стискування) трапецієвидної форми хвилі гофри, не змінює ширини зони контакту, оскільки пов’язане лише з явищем втрати стійкості бічних її граней.

Для дослідження залежності деформування хвилі гофри було вибрано два основних безрозмірних параметри: відношення радіусів R/r та відносного занурення клейонаносного валика в хвилю гофри dmaxr. Методами моделювання побудовано залежності відносного прогину u=ur від α (де α=arccos(1−d), d=dr– відносна величина) та кута θ у відносних декартових координатах (X/r, Y/r, Z/r). Припускаємо, що значення α більші за 30° є неприйнятними, оскільки відповідають величинам d більшим від r на 14 %. Залежність прогину хвилі гофри від dmax/r при сталому R/r=10 та Y=0 показана на рис. 4. Аналізуючи отримані результати можна стверджувати, що відношення R/r не змінює максимального значення прогину мікрогофри, а лише збільшує довжину зони контакту. Зміна максимального прогину продиктована виключно параметром dmaxr.

Для наочного представлення здеформованої мікрогофри побудований графік залежності прогину від dmaxrу поперечному (радіальному) перерізі при сталому R/r=10 та Х=0 (рис. 5) у полярних координатах (ρ, θ).

| Рис. 4. Залежність відносного прогину хвилі гофри ữ від dmaxr у поздовжньому перерізі при сталому відношенні радіусів R/r=10 та Y=0 | Рис. 5. Залежність відносного прогину хвилі гофри ữ від dmaxrу поперечному перерізі при сталому відношенні радіусів R/r=10 та X=0 |
| --- | --- |

Рис. 6. 3D модель деформування хвилі гофри

Характер деформування хвилі гофри ілюструє тривимірна модель (рис. 6), в якій значення R/r =10 та dmaxr=0.15

Таким чином встановлено, що відношення величини радіусів та максимального прогину хвилі гофри є основними чинниками впливу на деформування мікрогофрокартону в повздовжньому і поперечному напрямку при кашируванні, що дозволило встановити оптимальні розміри клейонаносних дисків розробленого клейового апарату каширувальної машини.

У четвертому розділі наведені дослідження сорбційних властивостей флютингів і лайнерів, підтверджені електронною мікроскопією показують особливості взаємодії клеїв зі складовими мікрогофрокартону при кашируванні. На основі розробленої причинно-наслідкової діаграми виявлено чинники впливу на якість кашированого мікрогофрокартону.

Кінетика змочування клейовими композиціями флютингів і лайнерів при кашируванні мікрогофрокартону (табл.) показує, що зі збільшенням граматури флютингів і лайнерів величина алгоритму фази змочування W зменшується для флютингів на 1,92 одиниці в поздовжньому напрямку волокон і на 2,19 – в поперечному; для лайнерів відповідно на 1,2 – в поздовжньому і на 1,63 – в поперечному напрямку волокон.

Результати досліджень показали, що найшвидше промокає лайнер з граматурою 250 г/м2, змочування якого настає вже після 0,67 с в поздовжньому напрямку і через 0,58 с в поперечному напрямку волокон, хоча степінь проклеювання (по Coob) у нього найвищий – 23,1. Для лайнера з граматурою 180 г/м2 змочування настає значно пізніше.

Таблиця

Кінетика змочування кашированого мікрогофрокартону

| Граматура лайнера (1,2) і флютинга (3,4), г/м2 | Напрям волокон | Опір до води (величина алгоритму фази змочування), W | Максимальне змочування, с | Степінь проклеювання по Coob A 30, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 –112 | Md Cd | 7,60 6,50 | 3,60 2,50 | 6,60 6,70 |
| №2 – 140 | Md Cd | 5,68 4,31 | 2,54 1,95 | 10,60 10,70 |
| №3 – 180 | Md Cd | 3,54 2,67 | 0,78 0,70 | 17,30 17,30 |
| №4 – 250 | Md Cd | 2,34 1,04 | 0,67 0,58 | 23,10 23,10 |

Для всіх досліджуваних взірців підтверджується, що ступінь проклеювання по Coob є оберненою величиною – чим нижчий показник, тим більший опір змочуванню. Електронно-мікроскопічні дослідження структури клеїв, складових мікрогофрокартону та утворених клейових з’єднань показали, що якість процесу каширування суттєво залежить від виду клею, лайнера і флютинга, їх фізико-механічних і технологічних властивостей, наявності мікро– і макронерівностей.

|  |  | Як видно з рис. 7 в клейовій композиції №3 спостерігається найбільш однорідна структура, яка забезпечує міцне, еластичне адгезійне з'єднання складових кашированого мікрогофрокартону при експлуатації. Дослідження процесу взаємодії клею зі складовими кашированого мікрогофрокартону показали, що співрозмірність пор і частинок клейової дисперсії є визначним чинником, який і пояснює міцність клейових з’єднаннь, що узгоджується з механічною теорією адгезії при склеюванні. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 7. Мікрофотографія структури плівки (клей №3) [х10 000] |  |  |
| а) | б) |  |
| в) | г) |  |
| Рис. 8. Морфологічна структура складових кашированого клеєм №3 мікрогофрокартону [х100]: а) лайнер з граматурою 180 г/м2, флютинг з граматурою 112 г/м2; в) лайнер з граматурою 250 г/м2, флютинг з граматурою 112 г/м2; а, в –до і б, г – після випробувань на згинання |  |  |

Деформування зразків кашированого мікрогофрокартону підтвердило стійкість його клейового з’єднання до багаторазових перегинів, що наглядно видно з рис. 8, де руйнування відбувається по структурі лайнера і флютинга.

а)

б)

Рис. 9. Діаграми зміни стійкості до подвійних перегинів кашированих мікрогофрокартонів від виду клейових композицій: 1 – клей №1, 2 – клей №2, 3 – клей №3; флютинг з граматурою 112 г/м2, 140 г/м2 і лайнер – 180 г/м2, 250 г/м2: а) поперечний напрям хвилі гофри; б) поздовжній напрям хвилі гофри

Досліджено технологічні та експлуатаційні характеристики кашированого мікрогофрокартону і встановлено, що його міцність у машинному і поперечному напрямках зростає зі збільшенням товщини флютинга. Це явище необхідно враховувати при проектуванні паковання, тобто машинний напрям слід витримувати перпендикулярно до висоти конструкції.

Міцність розшарування в поздовжньому напрямку волокон кашированого мікрогофрокартону з використанням клею №3 на 3,7 % менша, ніж в поперечному (для флютинга з граматурою 140 г/м2  і лайнера з граматурою 250 г/м2) і на 5,9 %, при використанні флютинга з граматурою 112 г/м2 і лайнера з граматурою 250 г/м2. При збільшенні товщини флютингу (граматура 140 г/м2) в повздовжньому напрямку на 60 мкм, зусилля відриву кашированого мікрогофрокартону зростає – з 190 Н до 237 Н (при  використанні клею №1); з 200 Н до 240 Н (при використанні клею №2); з 222 Н до 250 Н (при використанні клею №3). Зі збільшенням товщини лайнера (граматура 180 г/м2) на 112 мкм, зусилля відриву прикашированого мікрогофрокартону також зростає, а саме при використанні клею №1 − на 15 Н, клею №2 − на 25 Н, клею №3 − на 32 Н. Аналогічна картина спостерігається у визначенні зусиль розриву при розшаруванні кашированого мікрогофрокартону, утвореного флютингом і лайнером в поперечному напрямку. Зі збільшенням товщини флютинга на 60 одиниць, кашированого лайнером (граматура 180 г/м2), зусилля розриву зростає на 30 Н для клею №1 та на 25 Н для клеїв №2 і №3.

Експериментальним дослідженням встановлено, що при збільшенні товщини лайнера на 112 одиниць зусилля розшарування в поперечному напрямку волокон зростає на 10 Н для всіх досліджуваних взірців мікрогофрокартону.

Представлені на рис. 9 а,б діаграми, показують стійкість кашированого мікрогофрокартону до подвійних перегинів. Як видно, найбільшу стійкість до подвійних перегинів (24) в повздовжньому напрямі розкроювання має каширований мікрогофрокартон, утворений флютингом (140 г/м2) і лайнером (250 г/м2), які з’єднані клеєм №3 і найменшу (14) при використанні флютинга (112 г/м2) і лайнера (180 г/м2), склеєних клеєм №1. Проміжне місце займають кашировані мікрогофрокартони з використанням клею №2, які витримують 23 подвійних перегини.

Описано процес оптимізації режимів каширування мікрогофрокартону, виявлено фактори, які впливають на якість кашированого мікрогофрокартону. Встановлено, що від в’язкості клею та відстані між клейонаносним і притискним валиками розробленого клейового апарату каширувальної машини суттєво залежить якість каширування. Тому для забезпечення міцного адгезійного з’єднання між лайнером і флютингом важливо визначити їх оптимальні значення.

Для математичного моделювання були вибрані такі параметри: відстань між каширувальними валиками − 1,3; 1,6; 1,8 мм та в’язкість клею 25 с.

Встановлено що, при відстані 1,3 мм спостерігається значне зусилля притиску, що спричиняє деформацію гофри. Збільшення відстані між валиками до 1,8 мм – зменшує міцність каширування на 2 – 4 одиниці. На рис. 10 а і б представлено графічні залежності та 3D моделі зусиль розшарування кашированого гофрокартону, як функцію двох аргументів, в’язкості і відстані між валиками в каширувальному пристрої. Як бачимо, незважаючи на збільшення об’ємної маси мікрогофрокартону з 180 до 250 г/м2, спостерігається аналогічна залежність між цими факторами.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| Рис. 10. Графічні залежності та отримані 3D моделі зусиль розшарування кашированого мікрогофрокартону F(H) від в’язкості клею p (с) і відстані d (мм) між валиками в каширувальному пристрої: а) лайнер граматурою 180 г/м2; б) лайнер граматурою 250 г/м2 |  |

Таким чином, в результаті математичного моделювання та експериментальних досліджень встановлено оптимальні режими процесу каширування (в’язкість клею 25 с і відстань між каширувальними валиками 1,6 мм каширувального пристрою), які забезпечують найбільшу міцність при каширування (252,9 та 260,4 Н) до мікрогофрокартону марки 311Е картонів з граматурою 180 г/м2 і 250 г/м2 відповідно.

У Додатках наведені технічні характеристики машин та клеїв для каширування, акти виробничих випробувань, патенти, розроблена технологічна інструкція та техніко-економічне обґрунтування доцільності використання розробленого клейового апарату каширувальної машини.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу – удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону шляхом застосування нової конструкції клейового апарату каширувальної машини, що забезпечує зменшення деформації при кашируванні та витрат клею і підвищення якості продукції. При цьому отримані такі результати:

1. Здійснено аналіз сучасних технологій каширування матеріалів. Розроблено класифікаційні ознаки устаткування для каширування за ступенем автоматизації, продуктивністю, видом каширування, будовою клейових апаратів, типом клеїв, товщиною каширувальних матеріалів.

2. Вперше запропоновано конструкцію клейового апарату для каширування мікрогофрокартону в удосконаленій каширувальній машині, що забезпечує зменшення деформації і витрат клею при кашируванні.

3. Вивчено зміни напружено–деформованого стану складових кашированого мікрогофрокартону та описано їх математичними моделями на основі положень теорії контакту тіл Герца і гіпотез Вінклера, які враховують величину згинного моменту сили хвилі гофри, залежності її прогину у поздовжньому і поперечному перерізі від тиску, що дозволило встановити оптимальні співвідношення зони контакту між валиками клейового апарату і радіусом хвилі гофри.

4. Кінетика змочування клейовими композиціями флютингів і лайнерів при кашируванні мікрогофрокартону показує, що зі збільшенням граматури для флютингів (з 112 г/м2  до 140 г/м2) та лайнерів (з 180 г/м2 до 250 г/м2) ступінь проклеювання по Coob A 30 зростає, а величина алгоритму фази змочування W зменшується приблизно на 2 одиниці для флютингів, і відповідно на 1,5 одиниці для лайнерів незалежно від напрямку волокон, що узгоджується з відомою теорією змочування пористих тіл.

5. Аналіз мікрофотографій кашированого мікрогофрокартону після багаторазових перегинань вказує на наявність розшарування картонів в місцях клейових з’єднань, утворених клеями №1 і №2. Дослідження деформування зразків кашированого клеєм № 3 мікрогофрокартону показало, що руйнування відбувається по структурі лайнера і флютинга, а клейове з’єднання залишається стійким до багаторазових перегинів і забезпечує 24-22 подвійних перегинів для лайнера з граматурою 250 г/м2 та 180 г/м2 відповідно, що забезпечують міцність виготовлених паковань при експлуатації.

6. На основі експериментальних досліджень встановлено, що при збільшенні граматури флютинга на 60 одиниць, а лайнера на 112 зусилля розшарування в поперечному напрямку волокон зростає на 10 Н для всіх досліджуваних взірців.

7. Здійснено оптимізацію процесу каширування з врахуванням технічних параметрів та режимів розробленого пристрою, в’язкість клею становить 25 с, а відстань між клейонаносним і притискним валиками розробленого клейового апарату – 1,6 мм, що забезпечує максимальну міцність та стійкість до деформації кашированого мікрогофрокартону і паковань з нього.

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Бернацек В.В. Дослідження технологічних властивостей паперу / В.В. Бернацек, С.Є. Хаджинова // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць – Київ: ВПІ НТУУ «КПІ», 2006. – №3(13). – С.99-101.

2. Гавенко С.Ф. Проблеми каширування мікрогофрокартону та нанесення на нього друкованих зображень / С.Ф. Гавенко, Р.В. Рибка, В.В. Бернацек // Наукові записки УАД [Українська академія друкарства] : наук.-техн. зб. – Львів : УАД, 2006. – №9. – С.3-5.

3. Бернацек В.В. Вплив структури гофрокартону на якість процесу друкування / В.В. Бернацек, С.Є. Хаджинова // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2006. – №10. – С.3-6.

4. Бернацек В.В. Дослідження фізико-механічних властивостей кашированого мікрогофрокартону / В.В. Бернацек // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2007. – №1(11). – С.17-23.

5. Гавенко С.Ф. Основні принципи вибору матеріалів, технології виготовлення і оформлення паковань / С.Ф. Гавенко, Л.Й. Кулік, В.В. Бернацек // Поліграфія і видавнича справа : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2007.–№2(46). – С.205-210.

6. Бернацек В.В. Проблема систематизації контрольованих показників якості кашированого гофрокартону / В.В. Бернацек // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2008. – №1(13). – С.48-51.

7. Бернацек В.В. Дослідження сорбційних властивостей паперу / В.В. Бернацек, С.Є. Хаджинова // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2009.– № 1(15). – С.32-35.

8. Бернацек В.В. Математичне моделювання процесу кашируваня / В.В. Бернацек. Б.Р. Монціпович // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2009. – №2(16). – С.67-69.

9. Бернацек В.В. Дослідження системи “папір – клей – картон” / В.В. Бернацек // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2010. – №2(18) –С.64-66.

10. Бернацек В.В. Моделювання деформаційних явищ в процесі каширування / В.В. Бернацек. Й.З. Піскозуб // Квалілогія книги : зб. наук. праць. – Львів : УАД, 2011. – №1(19) – С.100-109.

11. Бернацек В.В. Дослідження процесу каширування мікрогофрокартону / В.В. Бернацек // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. працівн. і аспір. : [31 січня – 3 лютого 2006р.]. – Львів : УАД, 2006. – С.43

12. Бернацек В.В. Дослідження технологічних режимів процесу каширування гофрокартону / В.В. Бернацек // Квалілогія книги : Матеріали I Міжнар. наук.-прак. конф. студ., маг. і аспір. : [тези доп.].– Львів : УАД, 2006. – С.86-87.

13. Бернацек В.В. Проблеми каширування гофрокартонів / В. Бернацек, О. Рапп // Друкарство молоде. Доповіді шостої міжнар. наук.-техн. конф. студ. і аспір. : [тези доп.]. – Київ, 2006. – С.201-202.

14. Бернацек В.В. Дослідження технології каширування картонів і мікрогофрокартонів для виготовлення сучасних POS-матеріалів / В.В. Бернацек // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. працівн. і аспір. : [5–8 лютого 2007р.]. – Львів : УАД, 2007. – С.56.

15. Бернацек В.В. Дослідження впливу факторів на процес каширування / В.В. Бернацек // Квалілогія книги : Матеріали VI Міжнар. наук.-прак. конф. «Квалілогія книги» : [тези доп.]. – Львів : УАД, 2007. – С.93-94.

16. Бернацек В.В. Технологічні системи нанесення клею при кашируванні гофрокартону / В. Бернацек // Друкарство молоде : Доповіді сьомої міжнар. конф. студ. і аспір. : [тези доп.].– Київ, 2007.– С.105-106.

17. Бернацек В.В. Проблеми якості кашированого гофрокартону / В.В. Бернацек, О.І. Проць // Друкарство молоде : Доповіді восьмої міжнар. конф. студ. і аспір. [тези доп.].–Київ, 2008. – С.194-195.

18. Бернацек В.В. Оптимізація процесу каширування / В.В. Бернацек // Тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, науков. працівн. і аспір. [2–5 лютого 2010р.]. – Львів : УАД, 2010. – С.34.

19. Пат. №20619 Україна. Клейова композиція / Бернацек В.В., Гавенко С.Ф.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. – заявл. 03.03.2006; опубл. 15.02.2007, Бюл. №2.

20. Пат. №83440 Україна. Клейовий апарат каширувальної машини // Гавенко С.Ф., Бернацек В.В., Регей І.І.; заявник і патентовласник Українська академія друкарства. – заявл. 26.02.2007; опубл.10.07.2008, Бюл. №13.

АНОТАЦІЯ

Бернацек В.В. Удосконалення технології та устаткування для каширування мікрогофрокартону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва. – Українська академія друкарства, Львів, 2012.

Дисертація присвячена удосконаленню технології каширування мікрогофрокартону з використанням клейового апарату нової конструкції.

Встановлено співвідношення величин радіусів та максимального прогину хвилі гофри, які суттєво впливають на деформування мікрогофрокартону. Електронно-мікроскопічними дослідженнями підтверджено еластичність і стійкість клейових з’єднань при експлуатації кашированого мікрогофрокартону.

Здійснено оптимізацію процесу каширування з врахуванням технологічних параметрів та режимних факторів. Отримана математична модель показує оптимальну в’язкість клею та відстань між клейонаносним та притискним валиками розробленого клейового апарату каширувальної машини, які забезпечують міцність кашированого мікрогофрокартону.

Ключові слова: технологія, устаткування для каширування, клейовий апарат, гофра, каширований мікрогофрокартон.

АННОТАЦИЯ

Бернацек В.В. Усовершенствование технологии и оборудования для каширования микрогофрокартона. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.01 – машины и процессы полиграфического производства. – Украинская академия печати, Львов, 2012

Диссертационная работа посвящена усовершенствованию технологии и оборудования для каширования микрогофрокартона. Определены классификационные признаки современного кашировального оборудования с учетом степени автоматизации, производительности, строения клеевых аппаратов, исследуемых типов клеев. Разработан технологический процесс каширования микрогофрокартона в машине с новой конструкцией клеевого аппарата. Предполагается, что клеенаносной валик состоит с набора дисков меньшего и большего диаметров, которые обеспечивают экономное и равномерное нанесение клея только на вершины волны гофры флютинга.

Определено напряженно-деформируемое состояние составных частей микрогофрокартона в процессе каширования, описаны его изменения математическими моделями, которые учитывают момент силы волны гофры, зависимость ее прогиба в продольном и поперечном направлении от давления. Установлено, что в случае, когда микрогофра имеет синусоидальную форму, ширина полосы контакта увеличивается с увеличением давления между валиками клеевого аппарата соответственно прогиба поверхности, что обусловлено прогибающей деформацией формы волны гофры и ограничено лишь потерей упругих свойств при граничном прогибе. Упругое деформирование (сжатие) трапецеидальной формы волны микрогофры не изменяет ширины полосы контакта, поскольку оно связано лишь с явлением потери стойкости боковых ее граней. Установлены оптимальные соотношения величины контакта между валиками разработанного клеевого аппарата и радиусом волн микрогофры. Показаны особенности взаимосвязи основных составляющих кашированого микрогофрокартона, исследована кинетика смачивания их клеем. На основании разработанной причинно-следственной диаграмми определены факторы влияния на качественные показатели каширования микрогофрокартона.

С помощью электронной микроскопии исследована структура клеев, клеевых соединений и составляющих кашированного микрогофрокартона в процессе эксплуатации. Установлено, что от соизмерения пор и частиц клеевой дисперсии существенно зависит прочность клеевых соединений, что согласуется с механической теорией адгезии при склеивании. Экспериментально установлено, что увеличение толщины флютинга и лайнера способствует увеличению усилий расслоения составляющих микрогофрокартона в поперечном направлении. Оптимизирован процесс каширования микрогофрокартона с учетом расстояния между клеенаносящим и прижимным валиками разработанного клеевого аппарата, вязкостью клея, которые обеспечивают максимальную прочность и стойкость к деформациям кашированного микрогофрокартона.

Ключевые слова: технология, оборудование для каширования, клеевой аппарат, гофра, кашированный микрогофрокартон.

ANNOTATION

Bernatsek V.V. Perfection of Technology and Equipment for Micro Corrugated Board Lamination. – Manuscript.

Dissertation Thesis to obtain Degree of Candidate of Sciences by speciality 05.05.01 – Machines and Processes of Print Production. – Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2012.

Dissertation Thesis deals with perfection of technology for micro corrugated board lamination by designing a new construction of gluing unit.

It was established the balance between the radius sizes and maximal curvature of waves which influence considerably on warp of micro corrugated board. Electronic and microscopic analysis demonstrated the elasticity and stability of glued joints when laminated micro corrugated board is in use.

The optimization of lamination process with regards to the technological parameters and regime factors has been performed. Obtained 3-D picture of mathematical  model  shows  the  optimal  viscosity  of  glue  and distance between

gluing and pressing rollers of the designed laminating unit which ensure a maximum strength of laminated micro corrugated board.

Key words: technology, laminating equipment, gluing unit, fluting, laminated micro corrugated board.

Підписано до друку 14.11.2012 р.

Формат паперу 60х84/16. Папір офсетний.

Друк на різографі. Умовн. друк. арк. 1,16.

Тираж 100 прим., зам. №11/12

Друк СПДФО Муха Ю.М.

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 24

Свідоцтво держреєстрації ВО2 №965799, від 21.04.2009 р.

тел. 096 - 457-40-93