Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Розсоха Тетяна Іванівна

УДК [677.025.6.025.1:687.1](043.3)

ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВОВ’ЯЗАНОГО ДВОШАРОВОГО ТРИКОТАЖУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і

трикотажних виробів

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник:  кандидат технічних наук, с.н.с.

Омельченко Василь Дмитрович,

лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри ергономіки і проектування одягу

Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор

Щербань Володимир Юрійович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідувач кафедри інформаційних технологій проектування

кандидат технічних наук, доцент

Головня Олександр Володимирович,

Львівська національна академія мистецтв,

доцент кафедри дизайну костюму

Захист відбудеться « 28  »  лютого    2013 року о   10   годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, поверх 3, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1.

Автореферат розісланий «   24   »       січня       2013 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради						Т. О. Полька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У практиці світового виробництва застосування трикотажних матеріалів постійно розширюється. Нові потреби ринку стимулюють створення нового асортименту виробів з використанням полотен з різноманітними властивостями, що досягається завдяки поєднанню нових видів сировини, переплетень. Трикотаж має властивості, які визначають можливість і перспективу його використання в найрізноманітніших галузях діяльності людини.

Українські підприємства застосовують основов’язані двошарові полотна для виготовлення ортопедичних, реабілітаційно-профілактичних виробів, технічних фільтрів, для деталей взуття, для використання у виготовленні меблів та чохлів для сидінь автомобілів. Крім того, світова практика свідчить про те, що ці полотна є основою композиційних матеріалів для використання у багатьох галузях техніки, у тому числі, і в аерокосмічній галузі.

На сьогоднішній день основна частка двошарових полотен імпортується із-за кордону, власного ж виробництва в Україні до останнього часу не існувало. Імпортовані двошарові полотна мають високу ціну, яка значно впливає на вартість виготовленого виробу, а якість дешевих полотен не відповідає експлуатаційним вимогам. Для створення основов’язаних двошарових полотен існує проблема недостатньої розвиненості теоретичної бази розробки основов’язаного двошарового трикотажу, відсутність методик його проектування.

Для вирішення існуючої проблеми необхідно провести проектування основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, отримати нову петельну структуру трикотажу, яка б відповідала сучасним вимогам за показниками формостійкості, повітропроникності та інших фізико-механічних показників, що й визначає актуальність теми дисертації.

Представлена робота присвячена проектуванню основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, створенню нової петельної структури трикотажу, дослідженню фізико-механічних властивостей полотна, розробці рекомендованих технологічних режимів виготовлення полотна та нормативно-технічної документації для впровадження основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Робота відповідає цілям та завданням, що поставлені перед вітчизняною легкою промисловістю відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості України на період до 2017 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 липня 2008 року № 947-р.

Матеріали дисертації ввійшли складовою частиною у наступні науково-дослідні роботи:

1. Держбюджетну науково-дослідну роботу КНУТД № 16.04.16ДБ «Розробити шляхи технологічної трансформації трикотажної промисловості України та банк світових досягнень галузі», номер державної реєстрації 0109U002478, 2009-2010 р.р.

2.  Держбюджетну науково-дослідну роботу КНУТД № 16.04.31ДБ «Створити нові в’язані поліфункціональні текстильні матеріали, наукові основи їх проектування та раціональні технологічні процеси їх виробництва», номер державної реєстрації 0112U000267, 2012 р.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є проектування петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення та визначення математичних взаємозв’язків між параметрами структури, показниками якості трикотажу та основними заправними характеристиками роботи в’язального обладнання, а також створення автоматизованої методики проектування трикотажу з заданими властивостями. Вирішення цих питань надасть технологічні можливості для створення нових видів конкурентноздатних трикотажних матеріалів.

Поставлена мета вимагала вирішення наступних завдань:

- проведення аналітичного дослідження науково-технічних досягнень та стану сучасного розвитку виробництва двошарових основов’язаних трикотажних матеріалів та визначення причин, що стримують розробку та впровадження у виробництво цих видів трикотажу з заданими показниками якості;

- дослідження будови петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу при зміні кладок систем ниток на базі положень загальної теорії подвійних трикотажних матеріалів та дослідження можливості застосування відомих методик проектування до структур основов’язаного двошарового трикотажу;

- створення на основі проведених досліджень нової петельної структури двошарового основов’язаного поліфункціонального трикотажу;

- створення геометричної моделі розробленої петельної структури та розробка математичних формул для проектування параметрів трикотажу;

- створення методики проектування параметрів петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення;

- математичне моделювання технологічного процесу в’язання двошарового основов’язаного трикотажу та дослідження його властивостей;

- розробка автоматизованої методики проектування параметрів двошарового основов’язаного трикотажу, заданих показників його якості та параметрів заправки обладнання за допомогою ЕОМ;

- розробка раціональних технологічних режимів виготовлення основов’язаного двошарового трикотажу та впровадження їх у виробництво.

Об’єкт дослідження – процес проектування та дослідження структури основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення і його властивостей.

Предмет дослідження – проектування основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використовувались метод геометричних моделей, сучасні теоретичні та експериментальні методи дослідження на основі математичного моделювання та інтерпретації їх результатів, методики аналітичного дослідження властивостей трикотажу,  методи математичної статистики планування та обробки результатів експериментів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- встановлені закономірності в розміщенні елементів та загальної побудови петельної структури основов’язаного трикотажу поліфункціонального призначення при зміні кладок систем ниток та в залежності від розміщення гребінок основов’язального обладнання;

- створено геометричні моделі та отримано математичні формули для розрахунку параметрів петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення з урахуванням їх просторового розміщення;

- на основі аналітичного дослідження та математичного моделювання процесу в’язання основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення отримано експериментально-статистичні моделі трикотажу в залежності від його заправних характеристик.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

- створено, на основі проведених досліджень, нову петельну структуру основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення;

- на основі математичного моделювання технологічного процесу в’язання встановлені експериментально-статистичні моделі залежності між заправними технологічними параметрами роботи обладнання, параметрами петельної структури та показниками якості двошарового основов’язаного трикотажу поліфункціонального призначення;

- створено методику автоматизованого проектування та дослідження за допомогою ЕОМ основов’язаного двошарового трикотажу;

- розроблено раціональні технологічні режими виготовлення основов’язаного трикотажу поліфункціонального призначення;

- розроблено, узгоджено та запроваджено ТО У 16287311.162-2012 «Полотно основов’язане двошарове пористе»;

- розроблено петельну структуру, яку захищено патентом України на корисну модель; методику розрахунків їх параметрів та технологічні режими виготовлення двошарового основов’язаного трикотажу. Впровадження у виробництво результатів дисертаційної роботи в Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості дозволило за рік виготовити нової продукції на 65,8 тис.грн. і отримати прибуток у сумі 13,16 тис. грн.

Особистий внесок здобувача полягає у вирішенні теоретичних, практичних завдань, постановці задач, здійсненні планування експерименту, проведенні експериментальних досліджень по вивченню комплексу властивостей основов’язаного двошарового трикотажу. Теоретичні розробки, наукові ідеї та практичні рекомендації, що містяться в роботі, одержані автором особисто. За участю здобувача обрано об’єкт досліджень, проаналізовано сучасний стан питання в науково-технічній літературі, здійснено проведення теоретичних та експериментальних досліджень та проведено їх математичну обробку, отримано адекватні математичні моделі та зв’язок між заправними параметрами та характеристиками основов’язаного двошарового трикотажу, створено комп’ютерну програму для розрахунку параметрів основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, розроблено рекомендовані технологічні режими та нормативну документацію на виготовлення основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення. В наукових працях, виконаних із співавторами, особистий внесок здобувача полягає у формулюванні основних ідей та створення петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу [1, 10], проведенні аналітичних та експериментальних досліджень [2-4], обробці одержаних результатів [6-9]. Підготовка до публікації усіх робіт належить здобувачеві особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертації доповідались, обговорювались і здобули позитивну оцінку на Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених і студентів КНУТД у 2010 році (м. Київ); Міжнародній науково-технічній конференції «Перспективи розвитку текстильної та легкої промисловості», присвяченій 65-річчю кафедри технології трикотажного виробництва в 2010 році (м. Київ); Міжнародній науково-технічній та науково-методичній конференції, присвяченій 80-річчю від дня заснування КНУТД «Інтеграція освіти і науки – майбутнє України» в 2010 році (м. Київ); Х Всеукраїнській конференції молодих вчених і студентів, підсекція трикотажної промисловості в 2011 році (м. Київ).

Дисертація доповідалась повністю і одержала позитивну оцінку на засіданні науково-технічної ради Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості в 2012 році (м. Київ); розширеному науковому семінарі кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД в 2012 році (м. Київ); науковому міжкафедральному семінарі КНУТД в 2012 році (м. Київ).

Результати дисертації впроваджено у виробництво на базі Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості.

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковані в 10 друкованих роботах, серед яких 5 статей у провідних фахових наукових виданнях, затверджених МОНМС України (з них 1 без співавторів), 4 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 1 патент на корисну модель України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 178 сторінках машинописного тексту та складається зі вступу, шести розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел, який нараховує 110 найменувань, додатків. Робота містить 89 рисунків, 18 таблиць. Обсяг основної частини дисертації складає 140 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та задачі роботи, охарактеризовано об’єкт та предмет досліджень, показані наукова новизна та практичне значення роботи.

У першому розділі проведено аналіз науково-технічної літератури, патентних матеріалів по розробці основов’язаного двошарового трикотажу для визначення наукового напрямку дослідження, обґрунтовано доцільність розроблення та впровадження основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

Питання виготовлення та дослідження основов’язаного двошарового трикотажу є перспективним, так як поступово все більше галузей народного господарства використовують у своїй діяльності двошарові полотна, які мають можливість поєднувати потрібні властивості та ознаки багатьох переплетень, різних видів сировини.

У другому розділі проведено теоретичне проектування основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, аналіз розміщення петель та протяжок трикотажу, умови виконання платирування петель з’єднувального шару – подвійного ланцюжка та петель верхнього лицьового шару – комбінованого філейного переплетення, петель нижнього виворітного шару – переплетення сукно.

Було розглянуто можливі варіанти сполучень різноманітних переплетень для створення основов’язаного двошарового трикотажу, де в залежності від виду переплетень, виду петель та взаєморозміщення вушкових гребінок на машині на лицьовій стороні трикотажу будуть розміщуватись різні варіанти сполучення петель. Так, як трикотаж є двошаровим, то було проаналізовано окремо лицьову та виворітну сторони трикотажу.

Було розглянуто можливе взаємне розташування гребінок, які утворюють переплетення на машині, на підставі чого визначено, що найкращим варіантом є варіант, зображений на рис.1, коли гребінка, що утворює переплетення подвійний ланцюжок Г3, розташована між гребінками, які утворюють комбіноване філейне переплетення Г1 і Г2 та переплетення сукно гребінки Г4.

| Г2 Г1 Г4 Г3 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 4 2 0 6 4 2 0 |  |
| --- | --- |

Рис. 1 Варіанти розміщення гребінок для виготовлення основов’язаного двошарового трикотажу

Теоретичний аналіз можливих сполучень петель та їх розміщення одна відносно одної дає можливість практично використовувати результати досліджень для отримання потрібного ефекту.

Гребінка Г2 та Г1 утворює відкриту петлю 1 комбінованого філейного переплетення (рис.2), гребінка Г3 утворює закриту петлю 1’ подвійного ланцюжка на лицьовій стороні основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

| Г1 Г2 Г3 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 4 2 0 |  |
| --- | --- |

Рис. 2 Взаємодія відкритої петлі комбінованого філейного переплетення

та закритої петлі подвійного ланцюжка

В процесі петлетворення при взаємодії з закритою петлею 1’ подвійного ланцюжка відбувається платирування петлі подвійного ланцюжка остовами петлі 1 комбінованого філейного переплетення. На лицьову сторону трикотажу виходить петля 1 комбінованого філейного переплетення.

Якщо петлі 1’ подвійного ланцюжка будуть відкритими (рис.3), то в процесі петлетворення їх остови будуть платирувати петлі комбінованого філейного переплетення і розмістяться на лицьовій стороні трикотажу.

| Г1 Г2 Г3 10 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 0 4 2 0 |  |
| --- | --- |

Рис.3 Взаємодія петель комбінованого філейного переплетення

та відкритої петлі подвійного ланцюжка

При розгляді переплетень подвійного ланцюжка та сукно, потрібно відмітити, що в цьому випадку за задню гребінку приймаємо Г4 , а гребінка Г3 – передня гребінка.

У випадку, коли гребінка Г3 утворює закриті петлі 1’, 2’ переплетення подвійний ланцюжок, а гребінка Г4 утворює закриті петлі 3’, 4’ переплетення сукно, на зовнішню поверхню виворітної сторони основов’язаного двошарового трикотажу виходять закриті петлі 1’, 2’ подвійного ланцюжка, платируючи закриті петлі переплетення сукно (рис.4).

| Г3 Г4 4 2 0 6 4 2 0 |  |
| --- | --- |

Рис. 4 Взаємодія закритої петлі подвійного ланцюжка та закритої петлі переплетення сукно

Основов’язаний двошаровий трикотаж складається з двох шарів – лицьового, виворітного та з’єднувального шару (рис. 5). Для лицьового шару було обрано комбіноване філейне переплетення (петлі 1, 2, 3, 4, 8) для створення красивого візерункового ефекту та надання полотну потрібних експлуатаційних властивостей. З допомогою двох гребінок, проборка яких становить дві голки через дві і, які рухаються назустріч одна одній, виконуючи однакові кладки на передній фонтурі, лицьова поверхня трикотажу утворюється чарунками.

Рис. 5 Структура основов’язаного двошарового трикотажу

Виворітна сторона утворюється переплетенням сукно з суцільною проборкою на задній фонтурі (петлі 5, протяжки 9), і відіграє роль основи, каркасу полотна. З’єднання шарів відбувається за рахунок прокладання нитки з суцільною проборкою почергово на обидві фонтури і утворюючи переплетення подвійний ланцюжок (петлі 6, протяжки 7). Комбіноване філейне переплетення створює візуальний ажурний ефект на лицьовій поверхні полотна та збільшує його повітропроникність та паропроникність за рахунок наявності чарунок. Виворітний шар, утворений переплетенням сукно, є грунтом і основою полотна та впливає на його формостійкість. Переплетення подвійний ланцюжок підсилює основов’язаний двошаровий трикотаж і, розміщуючись між петельними шарами впливає на товщину, жорсткість, повітропроникність трикотажу.

У третьому розділі отримано теоретичні формули розрахунку довжини нитки в петлі складових переплетень основов’язаного двошарового трикотажу.

Проектування довжини ниток в петлях основов’язаного двошарового трикотажу є важливим та відповідальним завданням, адже від результатів проектування залежать характеристики спроектованого трикотажу.

Питанням проектування подвійного основов’язаного трикотажу займалися такі вчені, як Далідович О.С., Кудрявін Л.А., Шалов І.І., Поспєлов Є.П. Але практика показали, що відомі методики розрахунків подвійного основов’язаного трикотажу були малопридатні для основов’язаного двошарового трикотажу. В роботі на базі досліджень професора Щербаня В.Ю. вперше було виконано проектування довжини нитки в петлі основов’язаного двошарового трикотажу з урахуванням просторового розміщення елементів петельної структури.

Основов’язаний двошаровий трикотаж має особливості петельної структури, а саме наявність двох шарів, виконаних різними переплетеннями та з’єднувального шару, які потрібно проектувати індивідуально для конкретного виду переплетення.

Для моделювання просторової конфігурації нитки в петлі та розрахунку її довжини було висунуто наступні припущення:

- обчислення довжини нитки в петлі розглядається в умовно рівноважному стані з використанням моделі геометричної подібності  петельної структури;

- за довжину нитки в петлі приймається довжина її осьової лінії;

- діаметр нитки на всіх ділянках петлі є сталим і дорівнює середньому значенню діаметра нитки у вільному стані та діаметра нитки в деформованому стані.

Результати проведених розрахунків є рівняннями довжини нитки в петлі для петель різних видів. Розраховано і досліджено різницю між фактичними і теоретичними значеннями довжини ниток в петлях, що не перевищує 5% (табл. 1, табл. 2, табл. 3).

Довжина нитки закритої петлі комбінованого філейного переплетення:

L1=Rπ2arcsin2μπ2+2Rμ1+μ2π4+8Rμ3π41+μ2π4+Acosα+2Bsinα

де

,

Довжина нитки відкритої петлі комбінованого філейного переплетення:

L2=Rπ22arcsin2μπ2+Rμ1+μ2π4+4Rμ3π41+μ2π4+Acosα+2Bsinα

R=3B4cosα

де

,

Таблиця 1

Довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення

| Довжина нитки в петлі, мм L1,2 | Розрахункові значення, мм L1,2 розр. | Фактичні значення, мм L1,2 факт. | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | 5,19 | 5,31 | 2,2 |

Довжина нитки в петлі переплетення подвійний ланцюжок:

L3=3Rπ24arcsin2μπ2+3Rμ21+μ2π4+6Rμ3π41+μ2π4+Acosα+2Bsinα

,

де

Таблиця 2

Довжина нитки в петлі переплетення подвійний ланцюжок

| Довжина нитки в петлі, мм L3 | Розрахункові значення, мм L3 розр. | Фактичні значення, мм L3 факт. | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | 11,89 | 12,2 | 2,5 |

Довжина нитки в петлі переплетення сукно:

L4=3Rπ24arcsin2μπ2+3Rμ21+μ2π4+6Rμ3π41+μ2π4+Acosβ+2Bsinβ

,

де

Таблиця 3

Довжина нитки в петлі переплетення сукно

| Довжина нитки в петлі, мм L4 | Розрахункові значення, мм L4 розр. | Фактичні значення, мм L4 факт. | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- |
| L4 | 3,61 | 3,67 | 1,6 |

Отримані формули суттєво поліпшують точність розрахунків, що дає можливість більш точно розраховувати витрати сировини при проектуванні.

Основов’язаний двошаровий трикотаж поліфункціонального призначення повинен відповідати наступним вимогам: можливість варіювання товщини полотна для використання в різних областях народного споживання, достатня формостійкість трикотажу – для забезпечення потрібного об’єму та форми виробам, потрібна повітропроникність трикотажу, яка залежить від наявності на поверхні трикотажу чарунок та впливає на експлуатаційні властивості полотна.

В четвертому розділі представлено результати проведених експериментальних досліджень впливу заправного натягу ниток основ, що утворюють петлі комбінованих філейних переплетень, подвійного ланцюжка, сукно на параметри основов’язаного двошарового трикотажу: довжину ниток в петлях по системам, петельний крок, висота петельного ряду трикотажу. Було проведено повний факторний експеримент ПФЕ 24 для нитки поліефірної текстурованої трьох лінійних густин (табл. 4). Для більшої точності проведення експерименту в процесі роботи обладнання глибина кулірування ниток, сила відтягування полотна, відстань між фонтурами, швидкість роботи машини залишались незмінними.

Таблиця 4

Рівні та інтервали варіювання факторів

| Умови проведення експерименту | Фактичні значення і-го фактора |  |  |  | Кодовані значення і-го фактора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 | х1 | х2 | х3 | х4 |
| Основний рівень фактора хі, сН | 35,0 | 30,0 | 27,0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інтервал варіювання фактора Іі, сН | 20,0 | 15,0 | 22,0 | 18,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Верхній рівень фактора хві, сН | 55,0 | 45,0 | 49,0 | 55,0 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Нижній рівень фактора хні, сН | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 19,0 | -1 | -1 | -1 | -1 |

Довірча ймовірність дорівнює (95%), тобто допустима загальна помилка вимірювань не перевищувала 5%.

Аналіз отриманих математичних моделей свідчить, що на показники довжини нитки в петлі комбінованих філейних переплетень найвагоміший вплив має заправний натяг філейних комбінованих переплетень, подвійного ланцюжка та сукно, який спричиняє зміну середнього значення показників довжини нитки в петлі в діапазоні від 20 до 45%.

Аналізуючи отриману математичну модель було виявлено, що на показники довжини нитки в петлі подвійного ланцюжка, в основному, найбільш впливає натяг ниток основи, що утворюють петлі переплетення подвійний ланцюжок. При зменшенні середнього значення натягу ниток, що утворюють петлі подвійного ланцюжка на 89% середні значення показників довжини нитки в петлі змінюються в діапазоні до 26%.

Найбільш значний вплив на показники довжини нитки в петлі сукно, має натяг ниток, що утворюють петлі подвійного ланцюжка, зміна середніх показників довжини нитки в петлі відбувається в діапазоні до 26%. При зменшенні середнього значення натягу ниток, що утворюють петлі сукно на 65% середні значення показників довжини нитки в петлі змінюються в діапазоні до 24%. Встановлено, що при зміні вхідного натягу ниток основи, що утворюють петлі сукно на 35%, петельний крок в середньому змінюється на 31%.

На величину висоти петельного ряду найбільший вплив має величина натягу ниток основи, що утворюють петлі сукно. Зі зміною величини натягу в середньому на 35%, величина висоти петельного ряду змінюється на 45% (табл. 5).

Таблиця 5

1,54+0,01x1+0,02x2+0,03x3+0,07x4Математичні моделі параметрів оптимізації

| Петельний крок, мм | Y1.2= |
| --- | --- |
| Висота петельного ряду, мм | 0,69+0,01х1+0,02x2−0,02x3+0,01x4Y2.2= |
| Довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення, мм | 5,38−0,11x1−0,11х2−0,23х3−0,39x4Y3.2= |
| Довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення зустрічної кладки, мм | 5,72−0,08х1−0,14х2−0,27х3−0,50x4Y4.2= |
| Довжина нитки в петлі подвійного ланцюжка, мм | 11,30+0,24х1+0,28х2−0,73x3−0,35х4Y5.2= 3,75−0,01х1−0,01х2+0,19x3−0,16х4 |
| Довжина нитки в петлі сукно, мм | Y6.2= |

П’ятий розділ присвячено експериментальним дослідженням фізико-механічним характеристикам (табл. 6): поверхнева густина основов’язаного двошарового трикотажу, товщина, жорсткість на згин лицьової та виворітної сторони трикотажу вздовж петельних рядів та стовпчиків, розривальне навантаження вздовж петельних рядів та стовпчиків, розтягова деформація вздовж петельних рядів та стовпчиків, повітропроникність, гігроскопічність трикотажу.

Таблиця 6

Математичні моделі параметрів оптимізації

| Поверхнева густина, г/м2 | 354,6+9,69x1+12,69x2−25,81x3−5,44x4Y7.2= |
| --- | --- |
| Товщина трикотажу, мм | 2,80+0,23x1+0,26x2−0,43x3−0,07x4Y8.2= |
| Жорсткість на згин лицьової сторони трикотажу вздовж петельних рядів, сН/см2 | 51,1+0,45x1−0,41x2+1,24x3+2,36x4Y9.2= |
| Розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних стовпчиків, Н | 37,86−0,55x1++0,33х2+0,92x3−0,52x4Y10.2= |
| Розтягова деформація вздовж петельних рядів, % | 25,63−0,69x1−1,00x2−1,81x3+3,44x4Y11.2= |
| Повітропроникність, дм3/м2•с | 1448,06−135,44x1−232,69x2+117,94x3+145,81x4Y12.2= |
| Гігроскопічність,% | 0,89−0,03x1+0,06x2−0,04x3−0,07x4Y13.1= |

Зроблено наступні висновки: при зміні заправного натягу ниток основи показники фізико-механічних властивостей трикотажу можуть в середньому змінюватись наступним чином: поверхнева густина – на 25%, товщина трикотажу – на 60%, жорсткість на згин полотна – в діапазоні від 5 до 35%, розривальне навантаження при розтягу – на 20%, повна деформація – на 50%, повітропроникність – на 60%, гігроскопічність трикотажу – в межах до 1%.

Було проведено дослідження щодо стійкості до стирання, які показали, що на полотні з’явився ледь помітний блиск, але руйнування полотна не відбулося. Такий результат є позитивним як для трикотажу медичного призначення, так і для трикотажу технічного призначення. Досліджуваний трикотаж має дуже високі показники зносостійкості, що дає можливість застосовувати його в різноманітних галузях народного господарства, в різних експлуатаційних умовах.

В шостому розділі для спрощення проектування заданих технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, в межах роботи було розроблено програму (рис. 6), використання якої дозволяє зменшити час проектування можливих варіантів технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу, що значно полегшує роботу технологів на виробництві.

Рис. 6  Інформаційне вікно програми проектування технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу

Для створення програми використано отримані в процесі аналізу експериментальних даних математичні моделі параметрів основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

Основною метою при створенні програми було вирішення компромісних задач для отримання результативних даних основних умов виготовлення трикотажу, при дотриманні яких і буде отримано результат.

Використання програми проектування дозволяє зменшити час проектування можливих варіантів технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу, що значно спрощує роботу технологів на виробництві.

Обраними показниками, що характеризують якість основов’язаного двошарового трикотажу визначено поверхневу густину трикотажу, товщину, розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних рядів та петельних стовпчиків. В табл. 7 наведено приклади рекомендованого технологічного режиму виробництва основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення.

Таблиця 7

| Рекомендований технологічний режим виробництва |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устаткування - двофонтурна основов'язальна рашель - машина, 12 клас. Сировина: нитка поліефірна текстурована. Найменування: основов'язаний двошаровий трикотаж. |
| Вхідні параметри трикотажу: |  |  |  |  |
| Лінійна густина нитки, текс | 11,00 | 16,70 | 24,50 |  |
| Поверхнева густина, г/м2 | 204,00 | 317,00 | 453,00 |  |
| Товщина трикотажу, мм | 1,10 | 2,50 | 3,90 |  |
| Розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних рядів, Н | 280,00 | 480,00 | 696,00 |  |
| Розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних стопчиків, Н | 230,00 | 350,00 | 519,00 |  |
| Рекомендовані вихідні параметри трикотажу: |  |  |  |  |
| Лінійна густина нитки, текс | 11,00 | 16,70 | 24,50 |  |
| Поверхнева густина, г/м2 | 204,00 | 317,00 | 453,00 |  |
| Товщина трикотажу, мм | 1,10 | 2,50 | 3,90 |  |
| Розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних рядів, Н | 280,00 | 480,00 | 696,00 |  |
| Розривальне навантаження при розтягу вздовж петельних стопчиків, Н | 230,00 | 350,00 | 519,00 |  |
| Вхідний натяг Х1 (комбіноване філейне переплетення), сН | 30,35 | 35,95 | 48,68 |  |
| Вхідний натяг Х2 (комбіноване філейне переплетення зустрічної кладки), сН | 23,45 | 63,59 | 51,55 |  |
| Вхідний натяг Х3 (подвійний ланцюжок), сН | 37,31 | 52,03 | 42,26 |  |
| Вхідний натяг Х4 (сукно), сН | 39,45 | 11,30 | 78,86 |  |
| Довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення L1, мм | 12,99 | 14,02 | 17,56 |  |
| Довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення зустрічної кладки L2, мм | 17,04 | 18,50 | 21,80 |  |
| Довжина нитки в петлі подвійного ланцюжка L3, мм | 8,36 | 10,60 | 11,94 |  |
| Довжина нитки в петлі сукно L4, мм | 2,97 | 5,03 | 10,28 |  |

У верхній частині рекомендованого технологічного режиму наводяться характеристики обладнання, на якому може виготовлятись трикотаж, клас в’язальної машини, вид сировини, для якої розроблено програму проектування, а також вид трикотажу, параметри якого можна розрахувати та вхідні параметри – ті, які користувач вказує у діалоговому режимі. Значення параметрів наведені в розділі рекомендованих вихідних параметрів трикотажу.

Розроблена програма дає можливість користувачу, навіть без спеціальної підготовки, отримати рекомендовані заправні параметри трикотажу.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Все більше галузей народного споживання використовують та потребують для застосування двошарові полотна, які мають можливість поєднувати потрібні властивості та ознаки багатьох переплетень, різних видів сировини, проте відсутні технологічні можливості для створення нових видів конкурентноздатних трикотажних матеріалів.

- 2. Розроблено та представлено петельну структуру основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення. Лицьовий шар полотна утворений одинарними комбінованими філейними переплетеннями зустрічної кладки, а виворітний шар – одинарним переплетенням сукно. З’єднувальним елементом полотна є переплетення подвійний ланцюжок, петлі якого почергово утворюються на обох фонтурах основов’язального обладнання, платируючи закриті петлі комбінованого філейного переплетення та петлі сукно.

- 3. Отримано теоретичні формули для визначення довжини нитки в петлі переплетень: подвійний ланцюжок, комбіноване філейне переплетення, сукно. Встановлено, що відкриті та закриті петлі комбінованого філейного переплетення мають різну довжину ниток в петлях, що й відображено в розрахунках. Отримані формули розрахунку більш точно у порівнянні з існуючими методиками дають можливість отримати довжину нитки в петлі.

- 4. На основі проведення повного факторного експерименту отримано експериментально-статистичні моделі параметрів та фізико-механічних показників основов’язаного двошарового трикотажу від заправного натягу ниток основи, що утворюють переплетення. За критерії оптимізації обрані - петельний крок, висота петельного ряду, довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення, подвійного ланцюжка, сукно, поверхнева густина трикотажу, товщина, розривальне навантаження, жорсткість на згин, повна деформація, повітропроникність, гігроскопічність.

- 5. Встановлено, що показники петельного кроку змінюються в середньому на 30%, висота петельного ряду – на 45%, довжина нитки в петлі комбінованого філейного переплетення – на 40%, подвійного ланцюжка – відповідно на 25%, сукно – 25% в залежності від зміни заправного натягу ниток основи. Показники фізико-механічних властивостей трикотажу можуть в середньому змінюватись наступним чином: поверхнева густина – на 25%, товщина трикотажу – на 60%, жорсткість на згин полотна – в діапазоні від 5 до 35%, розривальне навантаження при розтягу – на 20%, повна деформація – на 50%, повітропроникність – на 60%. Гігроскопічність трикотажу зафіксовано в межах 1%.

- 6. Розроблено програму проектування заданих технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення та заправних параметрів роботи обладнання і раціональних технологічних режимів для ЕОМ, що значно полегшує створення трикотажу з заданими характеристиками; розроблено та затверджено технічний опис України на двошаровий основов’язаний трикотаж.

- 7. Отриманий в процесі впровадження трикотаж використовується для виготовлення: верхніх деталей взуття, в якості текстильної оббивки меблів, чохлів для сидінь авто, деталей шкіргалантерейних виробів, технічних фільтрів, ортезів та фіксаторів на гомілковостопний суглоб, на грудний відділ хребта (реклінатор), підтримуючих пов’язок при переломах та вивихах верхніх кінцівок тіла людини, корсетів-коректорів для підтримки хребта та постави.

- 8. Впровадження у виробництво результатів дисертаційної роботи в Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості дозволило за рік виготовити нової продукції на 65,8 тис.грн. і отримати прибуток у сумі 13,16 тис.грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Омельченко В.Д. Особливості петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха // Вісник КНУТД. – 2010.– №3. – С. 158-162.

2. Омельченко В.Д. Зміна властивостей двошарового трикотажу від заправочних натягів ниток / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха // Вісник КНУТД. – 2010.– №4. – С. 108-112.

3. Омельченко В.Д. Вплив зміни натягу ниток на жорсткість та стійкість до стирання основов’язаного двошарового трикотажу / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха // Вісник КНУТД. – 2011.– №4. – С. 89-93.

4. Омельченко В.Д. Вплив зміни натягу ниток на параметри петельної структури та товщину основов’язаного двошарового трикотажу / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха, Ю.В. Самойленко, М.В. Кравчук // Вісник КНУТД. – 2011.– №5. – С. 100-104.

5. Розсоха Т.І. Теоретичний аналіз особливостей платування та проектування структури основов’язаного двошарового трикотажу / Т.І. Розсоха // Вісник КНУТД. – 2012.– №6. – С. 140–145.

6. Омельченко В.Д. Особливості зміни параметрів петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха // Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів КНУТД: всеукр. конф., 2010 р.: тези допов. – К., 2010. – С. 163.

7. Балушкіна В.В. Фізико-механічні властивості поліфункціонального основов’язаного двогребінкового трикотажу / В.В. Балушкіна, Т.І. Розсоха, В.Д. Омельченко, Л.Є. Галавська // Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція, присвячена 80-річчю від дня заснування КНУТД «Інтеграція освіти і науки – майбутнє України» 2010 р.: міжнар. конф.,: тези допов. – К., 2010. – С. 164.

8. Дрок М.В. Математичне моделювання фізико-механічних властивостей двошарового трикотажу / М.В. Дрок, Т.І. Розсоха, В.Д. Омельченко // Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція, присвячена 80-річчю від дня заснування КНУТД «Інтеграція освіти і науки – майбутнє України» 2010 р.: міжнар. конф.,: тези допов. – К., 2010. – С. 165.

9. Омельченко В.Д. Стійкість до стирання та жорсткість основов’язаного двошарового трикотажу / В.Д. Омельченко, Т.І. Розсоха // 10 Всеукраїнська конференція молодих вчених і студентів, підсекція трикотажної промисловості, КНУТД: всеукр. конф., 2011 р.: тези допов. – К., 2011. – С. 159.

- 10. Пат. на корисну модель 62400 Україна, МПК D 04В 21/00. Основов’язаний двошаровий трикотаж / Омельченко В.Д., Прокопова Є.А., Локтіонова О.М., Розсоха Т.І.; власник Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості. – № u201101699; заявл. 14.02.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

АНОТАЦІЯ

Розсоха Т. І. Проектування основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2013.

Дисертація присвячена створенню петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення, проектування параметрів трикотажу, а саме довжини ниток в петлях по переплетенням.

Створено петельну структуру основов’язаного двошарового трикотажу, лицьова сторона якого утворена комбінованим філейним переплетенням, виворітна сторона – переплетенням сукно, з’єднувальним елементом двох шарів є переплетення подвійний ланцюжок.

- Проведено теоретичний аналіз випадків платирування петлями подвійного ланцюжка закритих петель комбінованого філейного переплетення та петель сукно.

Отримано формули проектування довжини нитки в петлі з урахуванням їх просторового розміщення.

Отримано математичні залежності параметрів петельної структури основов’язаного двошарового трикотажу та показників фізико-механічних властивостей від величини заправних натягів ниток основи.

Розроблено програму для проектування заданих технологічних параметрів основов’язаного двошарового трикотажу поліфункціонального призначення та представлено рекомендовані технологічні режими його виготовлення.

Ключові слова: основов’язаний двошаровий трикотаж, поліфункціональне призначення, заправний натяг ниток основи, платирування, подвійний ланцюжок, довжина нитки в петлі, шари трикотажу, властивості трикотажу.

АННОТАЦИЯ

Розсоха Т. И. Проектирование основовязаного двухслойного трикотажа полифункционального назначения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2013.

Диссертация посвящена созданию петельной структуры основовязаного двухслойного трикотажа полифункционального назначения, проектированию параметров трикотажа, а именно длины нитей в петлях по переплетениям.

Создана петельная структура основовязаного двухслойного трикотажа, лицевая сторона которого образована комбинированным филейным переплетением, изнаночная сторона - переплетением сукно, соединительным элементом двух слоев является переплетение двойная цепочка.

Комбинированное филейное переплетение создает визуальный ажурный эффект на лицевой поверхности полотна и увеличивает его воздухопроницаемость и паропроницаемость за счет наличия ячеек. Изнаночный слой, образованный переплетением сукно влияет на его формоустойчивость. Переплетение двойная цепочка усиливает основовязаный двухслойный трикотаж и, размещаясь между петельными слоями, влияет на толщину, жесткость, воздухопроницаемость трикотажа.

Проведен теоретический анализ случаев платировки петлями двойной цепочки закрытых петель комбинированного филейного переплетения и петель сукно, а также платировки открытыми петлями комбинированного филейного переплетения петель двойной цепочки.

В процессе петлеобразования закрытые петли двойной цепочки будут платировать закрытые петли комбинированного филейного переплетения, открытые петли комбинированного филейного переплетения платируют закрытые петли переплетения двойная цепочка. В случае, когда петли переплетения двойная цепочка и сукно будут закрытыми, на внешней поверхности изнаночной стороны основовязаного двухслойного трикотажа размещаются закрытые петли двойной цепочки, платируя закрытые петли переплетения сукно.

Теоретический анализ возможных соединений петель и их размещения относительно друг друга, дает возможность использовать результаты исследований практически для получения нужного эффекта.

Получены формулы проектирования длины нити в петле с учетом их пространственного размещения, а именно комбинированного филейного переплетения, двойной цепочки и переплетения сукно. Установлено, что открытые и закрытые петли комбинированного филейного переплетения имеют разную длину нитей в петлях, что и отображено в расчетах. Полученные формулы расчета более точно в сравнении с существующими методиками дают возможность получить длину нити в петле.

Получены математические зависимости параметров петельной структуры основовязаного двухслойного трикотажа и показателей физико-механических свойств от величины заправочных натяжений нитей основы, образующих составляющие переплетения основовязаного двухслойного трикотажа полифункционального назначения. Критериями оптимизации были избраны - петельный шаг, высота петельного ряда, длина нити в петле комбинированного филейного переплетения, двойной цепочки, сукно, поверхностная плотность трикотажа, толщина, разрывная нагрузка, жесткость на изгиб, полная деформация, воздухопроницаемость, гигроскопичность. Исследуемый трикотаж имеет высокие показатели износостойкости, что дает возможность применять его в разнообразных отраслях народного хозяйства, в разных эксплуатационных условиях.

Для упрощения проектирования заданных технологических параметров основовязаного двухслойного трикотажа полифункционального назначения, в рамках работы разработана программа, использование которой позволит уменьшить время проектирования возможных вариантов технологических параметров основовязаного двухслойного трикотажа. Представлены рекомендуемые технологические режимы изготовления основовязаного двухслойного трикотажа.

Ключевые слова: основовязаный двухслойный трикотаж, полифункциональное назначение, заправочное натяжение нитей основы, платировка, двойная цепочка, длина нити в петле, слои трикотажа, свойства трикотажа.

SUMMARY

Rozsokha T. I. Design of a double-layer warp knitted multifunctional purpose. - Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.19 - technology of textile materials, garments and knitwear - Kyiv National University of Technologies and Design, Kiev, 2013.

The thesis is dedicated to creating looped structures double-layer warp knitted multifunctional purpose, design parameters knitwear, namely the length of yarn in loops to weave.

A created looped structure of two-layer warp knitted fabric, the face side is formed by the combined fillet knitting, reverse side – cloth knitting, connecting element is two layers of interlocking double knitting.

The theoretical analysis of cases plaited double chain loops closed loops combined fillet and cloth loops.

Formulas projecting length of the filament in the loop with regard to their spatial location.

The mathematical dependence parameters looped structure warp double layer jersey and indices of physical and mechanical properties of the value fuel tension warp threads.

To simplify the design process parameters given two-layer warp knitted multifunctional purpose, within a program of work, the use of which will reduce the design options for technological parameters double-layer warp knitted fabric. Submitted recommended technological modes of production of double-layer warp knitted fabric.

Keywords: double-layer warp knitting, multifunctional purpose, filling tension warp threads, plaited, double chain, length thread in loops, layers of knit, knitted fabrics properties.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.