## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

На правах рукописи

СЕМКИВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 678.5.046

РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ И УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

д.т.н., проф. Яковлева Р.А.

ХАРЬКОВ – 2003

СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………............. |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………... |  |  | 5 |
| РАЗДЕЛ 1 |  | СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ…………. | 12 |
| 1.1. | Способы снижения горючести полимерных материалов…... |  | 13 |
| 1.1.1. | Синтез негорючих полимеров………………………………... |  | 15 |
| 1.1.2. | Химическая модификация полимеров……………………….. |  | 16 |
| 1.1.3. | Применение антипиренов…………………………………….. |  | 18 |
| 1.1.3.1. | Галогеносодержащие органические соединения……………. |  | 20 |
| 1.1.3.2. | Соединения металлов…………………………………………. |  | 22 |
| 1.1.3.3. | Фосфор и его соединения…………………………………….. |  | 25 |
| 1.1.4. | Применение наполнителей…………………………………… |  | 29 |
| 1.1.5. | Влияние замедлителей горения и наполнителей на свойства полимеров………………………………………... |  | 32 |
| 1.1.6. | Применение толстоплёночных огнезащитных и антикоррозийных покрытий………………………………….. |  | 37 |
| 1.2. | Современные методы оценки пожарной опасности полимерных строительных материалов…………………….. |  | 42 |
| 1.3. | Цель и задачи исследования…………………………………. |  | 47 |
| РАЗДЕЛ 2 |  | ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ПРОЦЕССЫ ГОРЕНИЯ, СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ........................... | 51 |
| 2.1. | Материалы для исследований………………………………... |  | 51 |
| 2.2. | Методы исследований………………………………………… |  | 56 |
| 2.2.1. | Методы исследования физико-химических свойств наполнителей и антипирирующих добавок…………………. |  | 56 |
| 2.2.2. | Методы оценки горючести и пожарной опасности эпоксиполимеров……………………………………………… |  | 59 |
| 2.2.3. | Методы оценки технологических и эксплуатационных свойств структуры эпоксиполимеров……………………….. |  | 61 |
| 2.2.4. | Методы математической обработки результатов исследований…………………………………………………... |  | 67 |
| 2.3. | Влияние дисперсных минеральных наполнителей на горючесть и процессы деструкции эпоксиполимеров…... |  | 69 |
| 2.3.1. | Исследование поверхностных кислотно-основных свойств дисперсных наполнителей……………………………………. |  | 69 |
| 2.3.2. | Изучение влияния поверхностных свойств дисперсных наполнителей на горючесть и процессы деструкции эпоксиполимеров……………………………………………… |  | 74 |
| 2.4. | Влияние минеральных наполнителей на технологические, эксплуатационные свойства и структуру эпоксиполимеров.. |  | 85 |
| 2.4.1. | Исследование процессов отверждения эпоксидных композиций на начальной стадии……………………………. |  | 85 |
| 2.4.2. | Изучение термомеханических свойств и структуры наполненных эпоксиполимеров………………………………. |  | 98 |
| 2.5. | Регулирование горючести, структуры и эксплуатационных свойств эпоксиполимеров……………………………………… |  | 108 |
| 2.6. | Выводы………………………………………………………… |  | 124 |
| РАЗДЕЛ 3 |  | КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ................................... | 127 |
| 3.1. | Пожарная опасность эпоксиполимеров в изделиях строительного предназначения………………………………. |  | 127 |
| 3.2. | Пожарная опасность эпоксиполимеров в изделиях электротехнического назначения…………………………….. |  | 140 |
| 3.3. | Практическое использование результатов комплексной оценки пожарной опасности и токсичности эпоксиполимеров……………………………………………… |  | 143 |
| 3.4. | Выводы………………………………………………………… |  | 145 |
| РАЗДЕЛ 4 |  | ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ….........……………………………… | 147 |
| 4.1. | Повышение огнестойкости железобетонных конструкций… |  | 147 |
| 4.2. | Расчет параметров пожара в цехе микроэлектроники……… |  | 154 |
| 4.3. | Практическое применение результатов исследований……... |  | 158 |
| 4.4. | Определение экономической эффективности предложенного варианта противопожарной защиты………. |  | 159 |
| 4.5. | Выводы………………………………………………………… |  | 165 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ..…………………………………………………… |  |  | 166 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………... |  |  | 168 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………… |  |  | 194 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

В настоящее время большое значение для народного хозяйства Украины имеют полимерные материалы на основе эпоксидных олигомеров. Это связано с тем, что эпоксидные материалы имеют целый ряд ценных свойств: они характеризуются малой вязкостью, могут отверждаться при комнатной и повышенной температурах без выделения побочных продуктов. В отвержденном состоянии эпоксиполимеры характеризуются высокой адгезионной прочностью к различным материалам, достаточной теплостойкостью и механической прочностью. Однако недостатком полимеров является их хрупкость и горючесть. Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что для уменьшения хрупкости эпоксиполимеров наиболее перспективно использование реакционноспособных олигомеров, которые в процессе отверждения могут взаимодействовать или с эпоксидным олигомером или с применяемым отвердителем.

Как свидетельствуют литературные данные, наиболее перспективным методом снижения горючести полимеров является интумесцентная технология, которая предполагает ингибированную комбинацию процесса горения на ранней стадии путем использования компонентов коксообразования и вспучивания поверхности горящего полимера, обеспечивающих одновременное вспучивание и коксообразование в поверхностном слое.

Для эпоксидных полимеров наиболее эффективны галогенсодержащие олигомеры, наполнители и фосфоразотсодержащие добавки. Применение их позволяет создать интулисцентную систему для эпоксидных полимеров. Однако такие системы практически не изучены. Данные о влиянии наполнителей на горючесть и процессы термоокислительной деструкции носят отрывочный характер. Практически нет системных исследований о влиянии физико-химических свойств поверхности наполнителей на горючесть полимеров.

Большинство из известных эпоксидных материалов пониженной горючести не находят широкого применения, так как уступают по технологическим и эксплуатационным характеристикам своим горючим аналогам.

Эпоксидные композиционные материалы применяются в качестве толстопленочных антикоррозионных покрытий в строительстве, герметиков, клеев, заливочных компаундов в изделиях электротехнического назначения. Они в условиях эксплуатации подвержены одновременному действию механических, электрических и тепловых нагрузок. Поэтому необходимо создание материалов, характеризующихся, наряду с пониженной горючестью, улучшенными эксплуатационными свойствами.

Для определения эффективности действия ингибиторов горения целесообразно проведение ряда испытаний по определению горючести и пожарной опасности полимерных материалов в изделиях для конкретных условий эксплуатации.

В настоящее время практически отсутствуют данные о пожарной опасности полимерных строительных материалов, определенные по последним нормативным документам Украины. Кроме того, мало изучено поведение железобетонных конструкций с толстопленочными полимерными покрытиями, а также пожарная опасность эпоксиполимеров в изделиях электротехнического назначения. Этим обусловлена актуальность темы проводимых исследований.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена по заказу Государственной пожарной охраны МВД Украины по теме «Комплексная оценка пожарной опасности полимерных материалов, которые используются в строительстве» (№ гос. регистрации 01000000686) и по постановлению кабинета министров Украины «от 1.07.2002 № 870, п. 1255. Об утверждении Программы обеспечения пожарной безопасности на период до 2010 года» по теме «Разработка многофункциональных композиционных полимерных материалов со сниженным уровнем горючести» (№ гос. регистрации 0103U005662).

Цель и задачи исследований.

Целью диссертационной работы является разработка эпоксидных композиционных материалов с уменьшенной пожарной опасностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками и изучение их поведения в изделиях в условиях повышенных температур.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- изучение поверхностных свойств минеральных наполните-лей;

- исследование минеральных наполнителей на процессы термо-окислительной деструкции и горючесть эпоксиполимеров;

- исследование изменения технологических и эксплуатационных свойств, структуры эпоксиполимеров от природы и содержания наполнителей и добавок;

- установление основных закономерностей направленого регулирования горючести, структуры и эксплуатационных свойств  эпоксиполимеров;

- комплексная оценка пожарной опасности наполненных эпоксиполимеров в изделиях строительного и электро-технического назначения;

- расчет и оценка пределов огнестойкости железобетонных перекрытий с толстостенным покрытием на основе разработанных эпоксиполимеров пониженной горючести;

- расчет параметров пожара в производственных помещениях при использовании эпоксиполимеров пониженной горючести.

Объект исследования – повышение пожарной безопасности изделий строительного и электротехнического назначения.

Предмет исследований – разработка эпоксидных материалов с пониженной горючестью.

Методы исследований.

Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы методы термического анализа ДТА, ТГ. Горючесть, пожарная опасность и эксплуатационные свойства полимерных материалов оценивалась по стандартным методикам. Подготовка и проведение исследований осуществлялась на основе математического планирования, а достоверность подтверждалась их статистической обработкой с использованием компьютерного программного обеспечения.

Научная новизна полученных результатов:

-  впервые разработаны эпоксидные композиционные материалы пониженной горючести и дымообразующей способности с улучшенными эксплуатационными свойствами, с использованием техногенного наполнителя – железоалюминиевых оксидов, моноаммонийфосфата и бромсодержащего эпоксидного олигомера;

- в результате изучения поверхностных активных центров наполнителей показано, что термическая обработка минеральных наполнителей при высоких температурах приводит к усилению кислотных свойств поверхности;

- впервые установлено влияние кислотно-основных поверхностных центров дисперсных минеральных наполнителей на процессы термоокислительной деструкции, горючесть, физико-механические свойства эпоксиполимеров; показано, что исследуемые наполнители повышают температуру стеклования и жесткость в высокоэластичном состоянии, что обусловлено как адсорбционными явлениями на границе раздела фаз, так и каталитическим действием поверхностных кислотно-основных центров на процесс сшивания эпоксиполимеров;

- впервые проведена комплексная оценка пожарной опасности эпоксиполимеров по пяти стандартным методам для строительных материалов: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени, показатель токсичности. Определен индекс потенциальной опасности эпоксиполимеров пониженной горючести.

- установлена возможность получения на основе эпоксидных композиционных материалов пониженной горючести толстопленочных покрытий для защиты железобетонных конструкций и электротехнических изделий. Показана возможность повышения предела огнестойкости  железобетонных перекрытий при нанесении эпоксидных композиционных материалов.

Практическое значение полученных результатов:

- разработаны эпоксидные композиционные материалы с пониженной горючестью, которые по пожарной опасности для строительных материалов относятся к группе Г1, по распространению пламени по поверхности РП1, группе воспламеняемости В1, по показателю токсичности  к умеренно опасным и имеют низкую дымообразующую способность. Дымообразующая способность при тлении в 2 раза ниже, чем у традиционных эпоксидных материалов;

- по пожарной опасности для электротехнических изделий разработанные эпоксиполимеры относятся к группе FV(ПВ) 0 при испытаниях горелкой Бунзена, к группе трекингостойкости СИТ-600-0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.

Результаты работы внедрены на ГП «Завод им. Малышева», ООО «ТД НК Альянс-Крым» Урожайная нефтебаза для противопожарной защиты бетонных, деревянных и металлических поверхностей, а также, учитывая результаты испытаний, для электроизоляции изделий.

Личный вклад автора в работу состоит в самостоятельном выполнении экспериментальной части работы, анализе и математической обработке полученных результатов работы. Основное содержание работы, выводы, рекомендации выполнены и разработаны автором самостоятельно. Анализ результатов и оформление публикаций, докладов, патента на изобретение осуществлен в творческом сотрудничестве с коллегами.

Апробация работы.

Основные положения работы докладывались и обсуждались на Девятой украинской конференции по высокомолекулярным соединени-ям (Киев, 2000), IV международной конференции «Полимеры сниженной горючести» (Волгоград, 2000), 2 международной научно-технической конференции „Композиционные материалы” (Киев, 2001), V международной научно-практической конференции „Пожарная безопасность-2001” (Львов), 21 международной научно-практической конференции «Композиционные материалы в промышленности» (Ялта, 2001),  Украино-Российском симпозиуме по высокомолекулярным соединениям (Донецк, 2001), Международной конференции «Строительство, реконструкция и восстановления домов и сооружений городского хозяйства» (Харьков, 2002), Международной Интернет –  конференции «Архитектурно-строительное материаловедение на рубеже столетий» (Белгород, 2002), 2 Международной научно-технической конференции «Современные технологии и оснащения и переработки полимеров, полимерных композиционных материалов и химических волокон» (Киев, 2003), ХІ международной научно-практической конференции «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (Харьков, 2003), II Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (Минск, 2003).

Публикации. Основное содержание работы изложено в 7 статьях в профессиональных журналах по перечню ВАК Украины,  1 патенте и 5 тезисах научных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов, списка использованных литературных источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 260 страниц машинописного текста, включает основную часть объемом 134 страницы, 28 иллюстраций, 24 таблицы, список использованных источников из 197 ссылок на отечественных и зарубежных авторов, 8 приложений на 68 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. В диссертации представлено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая состоит в создании полимерных композиционых материалов с уменьшенной пожарной опасностью и улучшенными эксплуатационными свойствами на основе эпоксиполимеров и изучение их поведения в изделиях в условиях повышенных температур.

2. Установлено, что наиболее существенное влияние на процессы термической и термоокислительной деструкции оказывают кислотные активные центры железоалюминиевых и алюмосиликатных минеральных наполнителей (ОЖАН, ОЖАО, каолинит, шамот). Эти же наполнители обеспечивают наибольшее ингибирование процесса горения эпоксиполимеров и повышение величины кислородного индекса до 28 – 30 %. Наполнители с низкой концентрацией кислотных центров (периклаз и кальцит) слабо влияют на термоокислительные процессы деструкции и снижение горючести эпоксиполимеров.

3. Выявлено влияние природы активных центров минеральных наполнителей на комплекс технологических, физико-химических свойств, химстойкость и структуру эпоксиполимеров. Показано, что наполнители с высокой конентрацией кислотных поверхностных активных центров увеличивают скорость процесса отверждения и способствуют формированию более жестких полимеров, для которых увеличивается коэффициент диффузии жидких сред. Установлено, что повышенной стойкостью к абразивному износу характеризуются композиции с наполнителями с наибольшим содержанием кислотных активных центров, обеспечивающие умеренную густоту сшивки, невысокие значения температуры стеклования, большую эластичность и ударную вязкость.

4. Показана возможность регулирования кислородного индекса, прочностных показателей и структуры эпоксиполимеров, наполненных железоалюминиевыми оксидами и моноаммонийфосфатом. Получены полиномиальные зависимости свойств при изменении компонентного и концентрационного состава композиций.

5. Установлено, что разработанные материалы относятся к группе горючесит Г1, к группе распространения пламени РП1, по показателям токсичности к классу умеренноопасных, медленно распространяют пламя по поверхности, повышают температуру самовоспламенения на 50 ºС и снижают дымообразующую способность при тлении почти в 1,5 раза.

6. Проведены теоретические расчеты пределов огнестойкости железобетонных конструкций и параметров развития пожара в цехе микроэлектроники с применением эпоксидной композиции ЭБЖАМО. Показана эффективность созданной эпоксидной композиции. Разработана техническая документация. Эпоксидные композиционные материалы пониженной горючести нашли практическое применение для огнезащиты железобетонных и металлических поверхностей на предприятиях: ГП «Завод им. Малышева» (г. Харьков), ООО «ТД НК Альянс – Крым» Урожайная нефтебаза.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

| 1. | Мировая пожарная статистика в конце ХХ века: Отчёт № 6 Центра пожарной статистики / КТИФ. – М., 2000. |
| --- | --- |
| 2. | Статистические данные по количеству пожаров за 1995–2000 год // Отчёт о НИР / УкрНИИПБ. – К., 2000. – 350 с. |
| 3. | Рева Г.В. Потрібні нові підходи // Пожежна безпека. – 1998. – № 12. – С. 2–4. |
| 4. | Бумаков В.К., Кодолов В.И., Липанов А.М. Моделирование горения полимерных материалов. – М.: Химия,1990. – 238 с. |
| 5. | Халтуринский Н.А., Берлин А.А. Современные представления о горении полимеров и механизм действия ингибиторов // Матер. lV Межд. Конф. “Полимерные материалы пониженной горючести”. – Волгоград: РПК “Политехник”. – 2000 . – С. 123–142. |
| 6. | Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. – М.: Наука, 1981. – 280 с. |
| 7. | Кодолов В.И. Горючесть и огнестойкость полимерных материа-лов. – М.: Химия, 1976. – 160 с. |
| 8. | Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов. – М.: Химия, 1980. – 274 с. |
| 9. | Полимерные материалы с пониженной горючестью / Копы- лов В.В., Новиков С.Н., Оксентьевич Л.А., и др. – М.: Химия, 1986. – 286 с. |
| 10. | Машляковский Л.Н., Лыков А.Д., Репкин В.Ю. Органические покрытия пониженной горючести. – Л.: Химия, 1989 – 183 с. |
| 11. | Принципы создания композиционных полимерных материалов / Ал. Ал. Берлин, С.А. Вольфсон, В.Г. Огимян, Н.С. Ениколопов / Под ред. Л.И. Галицкой. – М.: Химия, 1990. – 240 с. |
| 12. | Заиков Г.Е., Арцис М.И. Антипирены для полимерной промышленности // Химическая промышленность. – 2000. – № 5. –С. 50. |
| 13. | Кицко–Вальчик Е. Изучение самозатухающих ненасыщенных полиэфирных и новых достижений // Пластические массы. – 2002. – № 5. – С. 4–9. |
| 14. | Идрисова С.Ш. Новые модификаторы – антипирены эпоксидных смол // Пластические массы. – 2002. – № 2. – С. 21–22. |
| 15. | Nanocomposites. File 2 .En nenartiges Flamunsctchutzsystem fur Polymer. // Bayer G. GAK. Grumni, Kunstst. – 2001. – 54 – № 5. – С. 321–325. |
| 16. | Protection of plastics with flame-retardants. // Spec. Chem.2001. – 21. –№1. – С. 18. – Англ. |
| 17. | Boryniec Stefan, Rpzygocky Wladislav. Procesy spalania polimerow. Cz. 3. Opoznanie spalania materialow polimerawych. // Polimery. – 1999. – 44. – № 10. – С. 656–665. |
| 18. | Rozyska Danuta, Stechman Marta. Opoznanie Paulenia tworzyw stucznych, kanerukow i dumy. Stan akletuany i perspectiwy zozwoju. // Chemik. – 1999. – 52. – № 7. – С. 167–172. |
| 19. | Weil Edward B., Leuchik Sergey V., Ravey Maney, Zhu Weiming A survcy of recent progress in phosphorusbased flame retardant`s and some mode of action studies // Pap. 14th International Conference of phosphorus Chemistry (14th – ICPC). – Cincinnati, Ohio. – July 12–17, 1998. Phosph., Sulfur and Silicon and Relate. Elem. 1999. – 144–146. – С. 17–20. |
| 20. | Boryniec Stefan, Rpzygocky Wladislav. Procesy spalania polimerow. Cz. 3. Opoznanie spalania materialow polimerawych. // Polimery.1999. – 44. – № 10. – С. 656–665. |
| 21. | Коршак В.В. Термостойкие полимеры. – М.: Наука, 1969. – 411 с. |
| 22. | Twitzsch I. Flamn schutzmitter // Kunsy stojte. – 1995. – 85. – № 12. – С. 2191 – 2194. |
| 23. | Заявка 3–755665 Японии, МКИ С08L 59/18. Огнестойкая компози–ция продукта / Фузии Порима К.К. Заявл.62–368889, 82.03.24; Опубл.911202№3–1; НСМ. – № 10. – 1993. – 58 с. |
| 24. | Пож. 5085582 Япония, МКИС08L63/02. Огнестойкая композиция ароматической полиэфирной смолы / Торэ К.К. (Япония); Заявл. 04.02.88; Опубл 08.12.93; ИСМ № 14. – 1996. – С. 25. |
| 25. | Fire retardant plastic //World Tunnell and subsurface Excav. – 1996. – 9. – № 2. – С. 68. |
| 26. | Халтуринский Н.А., Андрианов Р.А., Аришбекова С. Б., Андрианова Ю. Р. Трудногорючие композиционные материалы на основе фурфурола и его кубовых остатков // Трудногорючие и трудновоспламеняемые полимерные материалы, пламя-замедлители, их применение. – 1994 .– Ижевск. – С. 14. |
| 27. | Пат. 6143423, МПК7 М 01 L 29/12. Эпоксидная композиция с пониженной горючестью. Flame ritardant epoxy resin compositions / США, . Shin–Etsu Chemical Co., Ltd., Shiobara Toshio, Okuse Sateshi, Aoki Takayuki, Kato Hideto. – № 09/055301. № 9 – 103959 (Япония); Заявл. 06.04.1998; Опубл. 07.11.200; Приор. 07.04.1997; НПК 428/620. |
| 28. | Пат. 5322555, МКИ5 С09D5/18. Огнезащитное покрытие. Fire resistant coating / Leung R.Y., Sikonia J.G., Gonegy (США) S/T/$ Allied–Signal Inc. – № 84397; Заявл. 29.06.93; Опубл. 21.06.94; НКИ 106/18.12. |
| 29. | Brandschutz durch Additive in Kuntstoffen // Technica (Suisse). – 1995. – 44. – № 20. – С. 6–7. |
| 30. | Пат. 5336735 , МКИ С 08 L 63/10. Flame retardant thermoplastic resin composition flame retardant, and process for preparing the flame retardant / Takahashi Katsuji, Sath Yuji, Mizuno Takehisa (USA); Dainippon Inc. and Chemicals Inc. – № 944004; Заявл. 14.09.92; Опубл. 09.08.94; МКИ 525/423. – 3 с. |
| 31. | Заиков Г.Е., Арцис М.И. Полимеры пониженной горючести. VI Европейская конференция. Университет г. Гринвич, Великобритания, 8-10 сентября 1999г. //Пластические массы. – 1999 - № 11 – С. 45–46. |
| 32. | Некоторые аспекты разработки огнезащитных композиционных полимерных материалов / Негматов С.С.,Султанов Ф.Х. // Труды 1–й Международной конференции по полимерным материалам пониженной горючести. – Алма – Ата, 1990. – Том 1. – С. 203–205. |
| 33. | Мадорский С. Термическое разложение твердых веществ. – М.: Мир, 1969. – 287 с. |
| 34. | Polybromierte Styrolflammschutzmittel. // Z.: 2001. – Osterr. – Kunstst. – 32. – № 3–4. – С. 81. |
| 35. | Пат. 6136901 США, МПК7 С 08 К 5/15. Flameretardant thermoplastic resin composition: / Hashitani Ryuki, Wokao Takeshi, Noro Masahiko, Nagai Hisao, Okada Kouji.; Techno Polymer Co. Ltd. – № 08/863635; Заявл. 27.05.1997; Опубл. 24.10.200; НПК 524/109. |
| 36. | Пат. 6031036 США, МПК7 С 08 К 5/42. Flame resistant thermoplastic blends howing redused drippage/ Rosenquist Niles Richard, Clark Angelika Meward ; General Electric Co. – № 8/165565; Заявл. 10.12.1993; Опубл. 29.02.2000; НПК 524/164. |
| 37. | Пат. 6232399 США, МПК7 С 08 F 8/08. Phenol–novolacs with improved optical properties / Gerher Arthur H. ; Borden Chemical Inc. – № 09/635381; Заявл. 09.08.2000; Опубл. 15.05.2000; НПК 525/154. |
| 38. | Пат. 6214468 США, МПК7 В32 В27/38. Flame ritardant epoxy resin composition for printed board and prepreg. and metal poil clad laminate using the same / Takano Noromy, Arata Michitoshi, Murai Mikari, Takeda Yoshiuki ; Hitachi Chemical Co. Ltd. – № 09/238734; Заявл. 28.01.1999; Опубл. 10.04.2001, НПК 428/418. |
| 39. | Заявка 1–247416 Япония, МКИ4 С 08 G 59/10, С 09 D 3/581. Отверждаемая эпоксидная композиция / Накамура Сюдзи, Эхара Тосихару, Хаманака Кэйити, Морияма Хироси ; Дай ниппон инки кагапу когё п.п. – № 63–74551; Заявл. 30.03.88; Опубл. 03.10.89 // Кокай токкё кохо. Сер. 3(3). – 1989. - 101. – С. 133–137. |
| 40. | Заявка 4316189 ФРГ, МКИ5 С 08 L 67/02. Огнестойкое термопластичное формованное изделие с высокой стойкостью к образованию токопроводящих следов. Flammgeschützte thermoplastische Formkröper mit hoher Kriechstromfestigkeit / Magerstedt Herbert, Zander Klaus, Schulz–Schlitte Wolfgang, Kraus Lars ; Bayer AG. – № 4316189.8; Заявл. 14.05.93; Опубл. 17.11.94. |
| 41. | Пат. 5140070 США, МПК5 С 08 F 8/32. Комозиции с уменьшенной горючестью, содержащие связанные с полимером антипирены. Compositions comprising polymer bond flame retardants / MacLeay Ronald E., Myers Terry N.; Elf Atochem North America Inc. – № 708958; Заявл. 31.05.91; Опубл. 18.08.92; НКИ 525/169. |
| 42. | Пат. 5118739 США, МКИ5 С 08 К 5/42. Огнестойкие полимерные материалы, содержащие соли бромированной ароматической сульфокислоты. Flame retardant macromolecular materials contanting brominated aromatic sulfonic acid salts / Sutker Burton J., Hussain Saadat; Ethyl Corp. – № 540761; Заявл. 20.06.90; Опубл. 02.06.92; НКИ 524/164. |
| 43. | Заявка № 1–44250 Япония, МКИ С 08 L 23/10. Огнестойкая композиция на основе пропилена / Тиссо К.К. – №60–89772: Заявл. 25.04.85; Опубл. 26.09.89; УДК 678.742.3. – 4с. |
| 44. | Atkinson P.A., Haines P.J., Skinner G.A. Inorganic tin compounds as flame-retardants and smoke suppressants for polyester thermosets. // Thermochim. Acta. – 2000. – 360. – № 1. – С. 29–40. |
| 45. | Пат. 6130282 США, МПК7 С 08 К 3/22, С 08 К 3/32. Flame retardant resin composition / Imahashi Takeshi, Katsuki Keiko, Iijima Noriko, Yoshii Makoto; Kyowa Chemical Ltd. Co Ltd. – і. № 09/162156; Заявл. 29.09.1998; Опубл. 10.10.2000; Приор. 01.10.1997;. – № 9 –268451 (Япония); НПК 524/436. |
| 46. | Заявка 19956448 Германия, МПК7 С 08 L 75/08. Zweikomponenten–Polyurethan–Montageschaum / Fischrwerke Artur Fischer GmbH, Weber Christian, Jakob Rainer, Schätzle Joachim, Kiefer Andreas, Vogel Martin. – № 19956448.5; Заявл. 24.11.1999; Опубл. 31.05.2001. |
| 47. | Пат. 6025422 США, МПК7 С 08 К 3/10. Flame retardant polymer compositions / Hall Donald K.; Siecor Operations, LLC. – № 09/086876; Заявл. 29.05.1998; Опубл. 15.02.2000; НПК 524/405 |
| 48. | Кузнецов А.П., Щукин С.Г., Кодолов В.И. Исследование межфазных процессов в огнезащитных покрытиях на основе эпоксидной смолы // Тез. докл. 4.1. 2–й Всероссийский Каргинский симпозиум “Химия и физика полимеров в начале 21–го века” (с международным участием), Черноголовка (Моск. Обл.). Черноголовка, 29–31 мая. – 2000. – Изд. ИПФХ РАН. – 2000. – С. 2/82. |
| 49. | Заявка 19903707 Германия, МПК7 C 08 R 5/5313. Flammewidridge duroplastische Massen / Clariant GmbH, Hörold Sebastian. – № 1993707.8; Заявл. 30.01.1999; Опубл. 24.08.2000. |
| 50. | Halogenfire flammgeschützte Kabel // Bayer G GAK; Gwunü, Fasern, Kunstst. – 2000. – 53. – № 5. – С. 325–330. |
| 51. | Graff Gordon. High price leads to a search for antimony oxide substitutes // Mod. Plast. int. – 1996. – Т. 26. – № 3. – С. 30–31. |
| 52. | Новаков И.А., Болтина Г.Д., Кочнов А.Б. Применение фосфорсодержащих метакрилатов для получения полимеров пониженной горючести // Матер. 4–ой Международной конф. “Полимерные материалы пониженной горючести”. – Волгоград: ВолгГТУ. – 2000. – С. 92–106. |
| 53. | Амирова Л.М., Сахабнева Э.В.. Эпоксидные полимеры, модифмцированные глицидиловыми эфирами кислот фосфора // Журнал прикладной химии. – 2001. – Т. 74. – Вып. 10. – С. 1692–1695. |
| 54. | Прохоров А.А., Аширова Л.М., Штырялы В.Г. Изучение структуры металлокоординированных фосфорсодержащих полиноксидов. // (Казан. гос. техн. ун–т, Казан. гос. ун–т) 6–я Всероссийская конференция “Структура и динамика молекулярных систем” – “Яльчик–99”, [Яльчик], 1999. – Сб. тез. Йошкар Ола. 1999. – С. 23. |
| 55. | Плотникова В.Г., Егоров А.Н., Халиуллин А.К., Гусарова Н.К., Шайхудинова С.И. Влияние фосфорорганических добавок к минеральным наполнителям на горючесть поливинилхлоридных пластизолей // Пожаровзрывобезопасность.– 2002. – № 5. – С. 24–27. |
| 56. | Corrosion protection for Belfast “Odyssey” project. // Anti–Corros. Meth. and Mater. – 2001. – 48. – № 5. – С. 335. |
| 57. | Заявка 1116773 ЕПВ, МПК7 С 09 К 21/12.Flame retardant composition and flame–retardant resin composition / Nippon Chemical Industrial Co. Ltd., Hara Yoshifusa, Tamura Ken, Nashimura Takashi, Matsumoto Nobuo. – № 99938584.2; Заявл. 23.08.1999; Опубл. 18.07.2001 |
| 58. | Заявка 1120441 ЕПВ, МПК7 С 08 К 5/52. Flame retardant and flame–retarding resin composition / Kuwaki Tetsuo, Nakamura Yasunobu, Muneuchi Yasuhiro; Tokuyama Corp. – № 01101627.6; Заявл. 25.01.2001; Опубл. 01.08.2001 |
| 59. | Заявка 1116773 ЕПВ, МПК7 С 09 К 21/12. Flame retardant composition and flame–retardant resin composition / Hara Yoshifusa, Tamura Ken, Nashimura Takashi, Matsumoto Nobuo; Nippon Chemical Industrial Co. Ltd. – № 99938584.2; Заявл. 23.08.1999; Опубл. 18.07.2001 |
| 60. | Аширова Л.М., Сасабиева Э.В.. Исследование структуры и свойств фосфоросодержащих эпоксидных полимеров. // 5–я конференция по интенсификации нефтехим. процессов «Нефтехимия–99», Нижнекамск, 1999. – Тезисы докладов. Т.1. Нижнекамск. – Изд–во «Нижнекамск–нефтехим.», 1999. – С. 73–74. |
| 61. | Пат. 6096812 США, МПК7 С 08 К 5/3492. Low density, light weight intumescent coating / Manafin Joseph W., Bertrand David C; Textron Systems Corp. – № 08/999536; Заявл. 23.09.1997; Опубл. 01.08.2000; НПК 524/100. |
| 62. | Пат. 19830128 Германия, МПК7 С 09 К 21/00. Oberflächen–modifizierte Flammaschutzmittel, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung: Degussa / Barfurth Deiter, Mack Melmut, Götzmann Karl, Mans Vincente, Mans–Deiter Nägerl, Commer Klaus: Müls AG, Fabrik Budenheim Rudolf A/ Detker, 55257. – № 19830128.6; Заявл. 06.07.1998; Опубл. 10.02.2000. |
| 63. | Anomalous flammability behavior of CPVC (chlorinated polyvinilchloride) in blends with ABS (acrilonitrile–butadiene–styrene) contaning flame–retarding/smoke–suppressing compounds. Carty P., White S. Polymer: The International Journal for the Science and Tehnology of Polymers (including Polymer Communications). – 1997. – 38. – № 5. – С. 1111–1119. |
| 64. | Заявка 19917428 Германия, МПК7 С 08 L 63/00. Flammwidrige phosphormodifizierte Epoxidharze / Clariant GmbH, Hörold Sebastian.– № 19917428.8; Заявл. 19.04.1999; Опубл. 26.10.2000. |
| 65. | Кузнецова О.Г., Зубкова Н.С., Бутылкина Н.Г., Нагановский Ю.К., Дубникова И.Л., Халтуринский Н.А. Исследование особенностей процесса поликапроамида в присутствии фосфоркремний-содержащих замедлителей горения. Пластмассы. – 2000. – № 10. – С. 19–21. |
| 66. | Мукменева Н.А., Черезова Е.Н., Кирпичников П.А. Фосфороорганические стабилизаторы полимеров // Весник Казанского технологического университета. – 2000. – № 1–2. – С. 20–23. |
| 67. | Malogenfreie Flammschutzmittel. // Kunstsoffe. 2000. – 90. – № 5. – С. 126. |
| 68. | Строганов В.Ф., Аширова Л.М., Сахабиева Э.В. Модификация эпоксиполимеров глицидиловыми эфирами кислот фосфора. // 2–й Всероссийский Каргинский симпозиум “Химия и физика полимеров в начале 21–го века” ( с международным участием), Черноголовка, 29–31 мая, 2000. – Тез. Докл. 4. 2. Черноголовка (Моск. Обл.). – Изд. ИПФХ РАН, 2000. – С 4/31. |
| 69. | Cao Sheng–chun, JinSheng–ming, Tan Ben–zhu. Hunan daxue xuebao. Zuran kexue ban – J. Munan Univ. Natur. Sci. 2000. – 27. – № 4. – С. 22–25. – 61. |
| 70. | Weferlink Norbert, Moereld Sebastian Methyldichlorophoshine, a versatile starting material for flame retardants and performance chemicals // Pap. 14th International Conference on Phosphorus Chemistry (14th – ICP), Cincinnati, Ohio, July 12–17, 1998. – (Clariant GmbH, Werk Knapsack, D–50351 Muerth). Phosph., Sulfur and Silcon and Relat. Elem. 1999. – С. 144–146. – С. 21–24. |
| 71. | Прохоров А.А., Аширова Л.М., Штырлин В.Г. Изучение структуры металлокоординицированных фосфоросодержащих полиэпоксидов // (Казан. гос. техн. ун–т, Казан гос. ун–т). 6–я Всероссийская конференция “Структура и динамика молекулярных систем” – “Яльчик–99” , [Яльчик] , 1999. – С.тез. – Йошкар Ола. 1999. – С. 23. |
| 72. | Weil Edward B., Levchik Sergei V., Ravey Money, Zhu Weiming. A survey of recent progress in phosphorusbased flame retardants and somemode of action studies // Pap.14th International Conference of Phosphorous Chemistry (14th – ICPC), Cincinnati, Ohio, July 12–17, 1998. – (CША, Polymer Research Institute, Polytechnic Univ., 6 Metrotech Center, Brooklyn). Phosph., Sulfur and Silicon and Relat Elem. 1999. – С. 144–146. – С. 17–20. |
| 73. | Пат. 19856397 Германия, МПК7 С 08 L 63/00. Epocidharzmischung für Prepregs und Verbundiverkstaffe / Gentzkow Wolfgang, Schidt Eckart, Slavik Markus, Bestmann Hans–Jürgen; Siemens AG. – № 19856397.3. – Заявл. 07.12.1998; Опубл. 08.06.2000. |
| 74. | Пат. 5994435 США, МПК6 С 08 К 5/16. Flame retardant and flame retardant resin composition formulated with the same / Kuma Kinitaka, Koyama Kenji, Fujita Nubohiro, Kagawa Takumi, Okisaki Fumio, Itabashi Keiji; Tosoh. Corp. – № 08/898602; Заявл. 2.07.1997; Опубл. 30.11.1999; Прор. 22.07.1996, № 8–191979 (Япония); НПК 524/204. |
| 75. | Dokt. Naturwiss Gröppel Peter. Friedrich Alexander. Untersuchung der Wirksamkit organicher Phosphorverbindungen ols Flammschutzmittel in Epoxidharzen. Duc // Univ. Erlanger – Nürnberg, Erlangen, 1999. – 153 c. |
| 76. | Мурашко Е.А., Левчик Г.Ф., Левчик С.В. Огнегасящее и карбонообразующее действие фосфореод. Антипирена в эпоксидных смолах. // (НИИ физ. – хим. проблем, г. Минск, Беларусь). Деструкция стабилизация пол–ров: Тезисы докладов 9–й Конф–ции, Москва, 16–20 апр., 2001. – М.: Б.4.2001. – С. 129. |
| 77. | Пат. 5340867 США, МКИ5 С 08 К 3/02, С 08 К 3/22/ Yagawa Kazuo, Hashimoto Tokatsugu, Yakagishi Junichi, Hachiga Kazyo, Takezawa Satoshi, Briedgestone Corp. – № 971472; Заявл. 4.11.92; Опубл. 23.08.94; Приор. 7.11.91 № 3–318562 (Япония); НКИ 524/80. |
| 78. | Заявка 4121261 ФРГ, МКИ5 С 08 L 77/00, С 08 Л 3/02. Flammegeschützte thermoplastische Poliamidformmassen / Gareiss Briggite, Baierweck Petra; BASF AG. – № 4121261.4; Заявл. 27.06.91; Опубл. 07.01.93. |
| 79. | Заявка 1116774 ЕПВ, МКИ7 С 09 К 21/14. Flame retardant resin composition and prepregs and laminates using such composition/ SUMIMOTO BAKELIE Co. Ltd. – № 00118672.5; Заявл. 29.08.2000; Опубл. 18.07.2001. |
| 80. | Наполнители полимерных материалов // Материалы семинара общества “Знание” РСФСР, Моск. Дом научно–технической пропаганды им. Дзержинского. – М., 1983. – 164 с. |
| 81. | Пат. 2715662 Франция, МКИ С 08 К 3/22. Трудновоспламеняющиеся полимерные материалы, способ их получения и использования при изготовлении трудновоспламеняющихся изделий / Brault Alain, Bourdais Celine (Франция); ACOME . – № 9401157; Заявл. 02.02.94; Опубл. – 04.08.95. |
| 82. | А. с. 266193 ЧССР, МКИ С 08 L23/00.Композитные материалы с пониженной горючестью. / Vesely Karel, Sverak Tomas (ЧССР). – № 3015188; Заявл. 04.05.88; Опубл.14.03.89, Бюл. № 12. |
| 83. | Заявка 279769 Словакия, МПК6 С 08 К 3/22. Sposob plnenia horl’avych polimernych rompozitov rearderom horeniac / Bieler Jozef, Barta Stefan, Kosir Martin, Balog Karol; Elektrotehnika farulta STU, Bratislava, SK. – № 3232.–92; Заявл.27.10.1992; Опубл. 12.03.1999. |
| 84. | Заявка 1055714 ЕПВ, МПК7 С 09 D 163/00. Fire–resistant coating material / Maraora Hitoni, Tono Masri, Okada Kazuhiro; Serisui Chemical Co. Ltd. – № 99973054.2; Опубл. 29.11.2000. |
| 85. | Патент 405410 Австрия, МПК6 С 09 Л 21/14. Intumesrierende Dichtungsund Abdeckprofile / Horacer H.; DSM Chemie Linz Gtb h,.– № 857/97; Заявление 21.05.1997; Опубл.25.08.1999. |
| 86. | NORD–MIN–grafitary rearder horeni Cinske vyroby. // Plasty a kauc. – 1999.36. – № 9. – С.270. |
| 87. | The application of magnesium hydroxide as a fire retardant and smoke– suppressing additive for polymer / Horsly P.R. // Fire and Mater. –1994.18. – № 5. – С. 269–276. |
| 88. | Заявка 19921472 Германия, МПК7 С 08 К 3/20. Flaumgeschutrte Polymerzussaammensetzung / Shau Norbert, Gunter; Sud–Chemie AG. – № 19921472.7; Заявл.08.05.1999; Опубл. 16.11.2000 |
| 89. | Заявка 2678942 Франция, МКИ5 Н 01 В 7/18, С 09 133/08. Composition a haute resistance a la propagation du teu: / Prigent Madelenie, Vivet Jacky, Demay Jean–Noel, Giraund Bernard, Chame Alan; Alcatel Cable Soc.– № 9108591; Заявление 9.7.91; Опубл. 15.1.93. |
| 90. | Пат. 4988739 США, МКИ5 Сi 08. 9/40. Method of improving foam fire resistance through the introduction of metal oxides thereunto /Hill F.U.; Sorento Engineering Inc. – № 479281; Заявление 12.08.90; Опубл. 29.01.91; НКИ 521/55. |
| 91. | Заиков Г.Е., Ломакин О.М. Нанокомпозиты и их перспективы в качестве антипиренов и композиционных материалов // Материалы IV-й Международной конференции «Полимерные материалы пониженной горючести». – Волгоград: РПК «Политехник». – 2000. – С. 59–60. |
| 92 | Рубан Л.В., Заиков Г.Е. Роль интулисценции в проблеме огнезащиты полимеров // Пластические массы. – 2000. – № 1. – С. 39–43. |
| 93 | Заиков Г.Е. Международная конференция по замедлению процессов горения полимерных материалов // Высокомолекулярные соединения. – 1995. – № 2. – С. 364–366. |
| 94. | Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров. – М.: Химия 1991. – 260 с. |
| 95. | Mod. Plast. // Jutern.. – 1976. – v.6. –№ 3. – Р.29. |
| 96. | Патент США 4386027. – 1983. |
| 97. | Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров. – Киев: Наукова думка. – 1984.– 344 с. |
| 98. | Иржак В.И., Розенберг Б.А. Ениколонян Н.С. Сетчатые полимеры.– М: Наука, 1979. |
| 99. | Щут Н.И., Сичарь Т.Г., Сташкевич А.Н. и др. Теплоперенос и молекулярная подвижность композиций на основе диоксидного полимера // Пластические массы. – 1993. – № 5. – С. 47–49. |
| 100. | Собурь С.В. Огнезащита материалов и конструкций: Справочник. – М.: Спецтехника, 2002. – 240 с. |
| 101. | Рейбман А.И. Защитные лакокрасочные покрытия в химических производствах . – Л.: Химия, 1973. – 336 с. |
| 102. | Фокин М.Н., Емельянов Ю.В. Защитные покрытия в химической промышленности.– М.: Химия, 1981 . – 304 с. |
| 103. | Кошкин В.Г. Монолитные эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные покрытия полов.– М.: Стройиздат. 1975. – 121 с. |
| 104. | Некоторые вопросы защиты от коррозии химического оборудования и сооружений монолитными полимерными покрытиями / Ю.В. Емельянов, Б.Г. Елисеев, З.И. Зайцева и др. // Защита от коррозии химического оборудования: Тез. докл. Всес. науч.-техн. совещ. ВДНХ, окт. 1977. – М.: 1977. – С. 90–94. |
| 105. | Долматов В.А., Ким И.П., Фиговский О.Л. Полы промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 136 с. |
| 106. | Соломатов В.И. Полимерцементные бетоны и пластобетоны. – М.: Изд-во лит-ры по строит., 1967. – 184 с. |
| 107. | Воробьёв В.А., Фиговский О.Л., Мартынов О.М. Проектирование составов полимеррастворов для наливных монолитных полов // Тр. III межвуз. Конф. По применению пластмасс в строит., де. 1972. – Казань, 1972. – С. 157–160. |
| 108. | Куценок Б.И., Дороненко И.М. Указания по защите строительных конструкций от воздействий ртути, ртутеорганических соединений, химически агрессивных сред и электрических токов повышенного напряжения. – М.: НИИТЭХИМ, 1975. – 68 с. |
| 109. | Химически стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол. / Н.А. Мощанский, И.Е. Путляев, Е.А. Пучнина и др. – М.: Стройиздат, 1968. – 184 с. |
| 110. | Бадовска Г., Данилевский В., Мончинский М. Антикоррозионная защита зданий. Скор. Пер. с польск. – М.: Стройдеталь, 1978. – 508 с. |
| 111. | Емельянов Ю.В., Фокин М.А. Установки для нанесения двухкомпонентных полимерных материалов. – М.: НИИТЭХИМ, 1978. – 33 с. |
| 112. | Официальный каталог IX специализированной выставки «Защита от коррозии». IV химический форум с Санкт-Петербурге «Технохимия» Меж. н-т конф. «Новые материалы и технологии защиты от коррозии». - Санкт-Пет.: ВАО «Ленэкспо». – 2002. – 109 с. |
| 113. | Материалы фирмы «Байер», ФРГ. – М.: Стройиздат, 1973. – 128 с. |
| 114. | Кошмина З.Н. Гладких С.С. Филиппов А.М. Применение новых защитных материалов и покрытий в оборудовании для производства химических волокон // Химически стойкие полимерные материалы и покрытия на их основе: Тез. докл. научно-техн. совещания ОНПО «Пластополимер», февр. 1977 г. – Л., 1977. – С. 7–8. |
| 115. | Найденов М.Н., Марусяк Р.А. Полимерные покрытия в калийной промышленности. // Химически стойкие полимерные материалы и покрытия на их основе: Тез. докл. научно-техн. совещания ОНПО «Пластополимер», февр. 1977 г. – Л., 1977. – С. 10–11. |
| 116. | Тризно М.С., Апраксина Л.М. Покрытия на основе эпоксидно- новолачных композиций для защиты от коррозии вулканизационных котлов. // Химически стойкие полимерные материалы и покрытия на их основе: Тез. докл. научно-техн. совещания ОНПО «Пластополимер», февр. 1977 г. – Л., 1977. – С. 17–18. |
| 117. | Осипова Р.С., Розен И.Ф. Применение новых полимеров в хлорной промышленности // Применение полимеров в антикоррозионной технике./ Под ред. И.Я. Клинова, П.Г. Удыма. – М.: Машгиз, 1962. – С. 131–133. |
| 118. | Эпоксидные олигомеры и клеевые композиции. Зайцев Ю.С., Кочергин Ю.С., Пактер Р.В. / Под ред. А.П. Грекова. – К.: Наукова думка, 1990. – 200 с. |
| 119. | Чернин И.З., Смехов Ф.М., Жердев Ю.В. Эпоксидные полимеры и композиции. – М.: Химия, 1982. – 232 с. |
| 120. | Пакен А.М. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы. – Л.: Госхимиздат, 1962. – 946 с. |
| 121. | Ли Х., Невилл К. Справочное руководство по эпоксидным смолам. – М.: Энергия, 1973. – 416 с. |
| 122. | Елесеев А.Д. Состояние производства и применение эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе // Лакокрасочные материалы и их применение. – 1994. – № 4. – С. 25–28. |
| 123. | Огнестойкие материалы на основе эпоксидных смол. Обзорная информация // Серия: Эпоксидные смолы и материалы на их основе. – М.: НИИТЭ Хим. – 1979. – 27 с. |
| 124. | Яковлева Р.А. Определение закономерностей направленного регулирования технологических и эксплуатационных свойств эпоксиполимеров пониженной горючести // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ. – 1997. № 2. – С. 163–166. |
| 125. | Яковлева В.А., Обиженко Т.Н., Федюк В.Ю. Разработка полимерных композиционных материалов с пониженной горючестью на основе эпоксиполимеров // Хімічна промисловість України. 1999. – № 4, додаток. – С. 54–56. |
| 126. | NFPA 255-72 Государственный стандарт США по определению пожарной опасности строительных материалов. |
| 127. | BS 476 Система государственных стандартов Великобритании по оценке пожароопасности материалов и конструкций. |
| 128. | NFP 92-501-507 Государственная система стандартов Франции по оценке пожароопасности строительных материалов. |
| 129. | DIN 4102-70 Государственный стандарт Германии по оценке пожароопасности материалов и конструкций. |
| 130. | Харченко І.О., Абрамов О.О., Коньшин М.В., Довбиш А.В. Сучасні підходи до визначення показників пожежної небезпеки будівельних матеріалів // Пожежна безпека.– 199. – № 4 – С. 24–26. |
| 131. | ISO 5657 Fire tests – Reaction to fire – Ignitability of building products (Вогневі випробування – Реакція на огонь – Займистість будівельних матеріалів). |
| 132. | ISO 9239.2 Fire tests – Reaction to fire – Horizontal surface spread of flame on floor coverings a radiant heat ignition source (Вогневі випробування – Реакція на вогонь – Горизонтальне поширення полум’я по поверхні покриттів підлоги під впливом теплового випромінювання). |
| 133. | ISO TR 3814. Tests for measuring “reaction to fire” of building materials – Their development and application (Випробування для визначення “реакції на вогонь” будівельних матеріалів. Розробка та застосування). |
| 134. | ДБН В.1.1–7–2002. Государственные строительные нормы Украины. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства. – Взамен СниП 2.01.02–85; Введ. 1.05.03 – К.: Госстрой Украины 2003. – 42 с. |
| 135. | ДСТУ Б В.2.7–19–95 (ГОСТ 30244) Матеріали будівельні. Методи випробування на горючість. |
| 136. | ДСТУ Б В.1.1–2–97 (ГОСТ 30402) Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість. |
| 137. | ДСТУ Б В.2.7–70–98 (ГОСТ 30444) Будівельні матеріали. Метод випробувань на поширення полум’я. |
| 138. | ГОСТ 12.1.044–89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
| 139. | Смирнов Н.В., Дудеров Н.Г. Перспективы развития методов оценки пожарной опасности материалов и средств огнезащиты // Юбилейный сборник трудов Всероссийского научно-исследовательского института пожарной обороны. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997. – с. 206 – 231. |
| 140. | Заиков Г.Е., Ломакин С.М. Новые направления в снижении горючести полимерных материалов // Пластмассы. – 1999. – № 1. – С. 34. |
| 141. | Закордонский В.П., Гнатыщин С.Я., Солтыс М.Н. Влияние высокодисперсных минеральных наполнителей на термическую стабильность эпоксидных полимеров // Журн. прикл. химии. –1998. № 9. – С. 1524–1528. |
| 142. | Нечипоренко А.П., Кудряшова А.И. Исследование кислотности твердых поверхностей методом рН-метрии // Журн. прикл. химия. 1987. – № 9. – С. 1957–1961. |
| 143. | Брык М.Т. Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ. – Киев: Наук. думка. 1981.–228 с. |
| 144. | Сычев М.М., Каданская Е.Н., Мусина И.Э. Экспериментальная оценка концентрации и свойств активных центров на поверхности цементных и гидратных частиц // Матер. 8-го Всесоюзного научн.-технич. совещания по химии и технологии цемента. – М., 1991. – С. 203–206. |
| 145. | Бабушкин В.И., Плугин А.А., Костюк Т.А., Матвиенко В.А. Влияние активных поверхностных центров на прочность свежеотформатированных мелкозернистых бетонов // Наук. Вісн. Буд-ва. – Харьков: ХДТУ – БА, 1999. – № 5. – С. 85–88. |
| 146. | Зархин Л.С., Зеленецкий А.Н., Кармилова Л.В. и др. Механизм начальных стадий термической деструкции сетчатых полимеров на основе эпоксидов // Докл. АН СССР. – 1978. т. 239. – № 2. – С. 360–363. |
| 147. | Nara Shigeo, Matsuyama Kentara. Thermal degradation and flame resistibility of tatrominated epoxy resin // I. Macromol. Sci. – 1971. - № 7 – pp. 1205–1218. |
| 148. | Путилов Н.Н. Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии. – М.: Госкхимиздат, 1952. – 298 с. |
| 149. | Коган Г.Т., Мошинский Л.Я., Несоленная Л.Г., Марьина Д.Н., Романцевич М.К. Исследование кинетики отверждения эпоксидных смол ангидридами // Высомолекулярные соединения. – 1868. – Том 10А, № 1. – С. 62–68. |
| 150. | Бекетов В.Е., Кузнецова В.М. Ячейка для измерения ρv и tgδ в процессе отверждения термореактивных олигомеров // Заводская лаборатория. – 1993. – № 6. – С. 65–66. |
| 151. | Тризно М.С., Беляев Ю.П., Вашевко Д.С., Паромонов Ю.М., Янушанец Н.Я. К методике определения плотности сшивки эпоксиполимеров термомеханическим методом // Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Д.: изд. ЛТИ им. Ленсовета, 1979. – С. 92–97. |
| 152. | Парамонов Ю.М., Вашевко Д.С., Артемов В.Н., Пактер М.К. Термомеханический анализ трехмерных эпоксиполимеров // Реакционно-способные олигомеры, полимеры и материалы на их основ. – М.: Наука, 1979. – 236 с. |
| 153. | Тейтельбаум Б.Я. Термомеханический анализ полимеров. – М.: Наука, 1979. – 236 с. |
| 154. | А.с. 855443 /СССР/. Образец для определения адгезионной прочности и способ его изготовления./ В.А. Куперман, В.Л. Авраменко, М.И. Федосюк. – Опубл. В Б.И., 1981, № 30. |
| 155. | Бондарь А. Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии (алгоритмы и примеры.): Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1980. – 264 с. |
| 156. | Саутин С.М. Планирование эксперимента в химической технологии. – М., 1984. – 56 с. |
| 157. | Браунли К.А. Статическая теория и методология в науке и технике. – М.: Наука, 1977. – 408 с. |
| 158. | Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Сыровой В.В., Спирин Ю.А. Влияние кислотно-основных свойств дисперсных минеральных наполнителей на процессы термоокислительной деструкции и горючести эпоксиполимеров // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ. – 2001. – Вып. 9. – С. 249–257. |
| 159. | Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Сыровой В.В., Обиженко Т.М., Фомин С.Л. Влияние минералогического состава и структуры дисперсных наполнителей на горючесть бромсодержащих эпоксидных материалов. Тезисы доклада IV Международной конференции «Полимерные материалы пониженной горючести». – Волгоград. – 17–19 октября 2000 г. – С. 48–49. |
| 160. | Яковлєва Р.А. Реологічні властивості наповнених епоксиамінних композицій // Хімічна промисловість України. – 1997. – № 5. – С. 22–24. |
| 161. | Кузнецова В.М., Яковлева Р.А., Левченко В.И., Поляновская А.И. Процессы структурирования модифицированных эпоксиаминных композиций // Пластические массы. – 1996. – № 3. – С. 6–7. |
| 162. | Натансон Э.М., Ульберг З.Р. Коллоидные металлы и металлополимеры. – К.: Наукова думка, 1971. – 348с. |
| 163. | Коршак В.В. Технология пластических масс. –М.: Химия, 1985. – 560 с. |
| 164. | Яковлєва Р.А., Семків О.М., Попов Ю.В., Сировий В.В., Обіженко Т.М., Фомін С.Л. Підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки будівель при використанні епоксидних композиційних матеріалів зниженої горючості. V Міжнародна наукова-практична конференція “Пожежна безпека – 2001”. – Львів. – С. 352. |
| 165. | Корякин С.И. Теории адгезии и экспериментальные методы исследования прочности сцепления // Пластические массы. – 1997. – № 3. – С. 17–21. |
| 166. | Басин В.Е. Адгезионная прочность. – М.: Химия, 1981. – 208 с. |
| 167. | Панченко В.П., Соломатов В.И. Ускоренный метод определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные покрытия // Лакокрасочные материалы и их применения. – 1971. – № 4. – С. 65–66. |
| 168. | Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Сыровой В.В., Подгорная Л.Ф. Влияние химии поверхности дисперсных минеральных наполнителей на водо- и химстойкость эпоксидных композиций пониженной горючести. 2 Международная научно – техническая конференция “Композиционные материалы”. – Киев: НТУУ “КПИ”. – 5-7 июня 2001 г. – С. 132. |
| 169. | Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий. – Л.: Химия, 1989. – 384 с. |
| 170. | Яковлева Р.А., Удянский Н.Н., Обиженко Т.Н., Деревянко Н.Г., Федюк В.Ю. Повышение огнестойкости деревянных конструкций при обработке полимерным покрытием // Проблемы пожарной безопасности.- Харьков: ХИПБ. – 1999. – Вып. 6. – С. 173–176. |
| 171. | Шаповалова Е.А. Разработка схем пожарных стволов, оптимальных по критериям дальности подачи огнегасящего вещества: Автореферат диссертации к-та техн. наук: 2000 – Харьковский институт пожарной безопасности. – Харьков, 2000. – 20 с. |
| 172. | Фиговский О.Л., Чекулаев А.В. Монолитные химически стойкие полы // ЦБНТИ, Минмонтажспецстрй, Обзорная информация. – 1980. – вып. 5. – 41 с. |
| 173. | ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости – Взамен ГОСТ 13087-67; Введ.01.01.82. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 10 с. |
| 174. | Химическая компания «NMG» Каталог продукции – К.: ООО «НМГ-Украина». – 2002. – 20 с. |
| 175. | Яковлева Р.А., Рачковский А.В., Шаповалова Е.А., Семкив О.М. Эпоксиполимерные материалы пониженной горючести для наливных полов // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АПБ. – 2002. – Вып. 12. – С. 198-203. |
| 176. | Позитивне рішення від 14.08.2003 про видачу пат. 2003021492 України, 7 С08L63/02. Полімерна композиція зниженої горючості для наливних підлог / Яковлєва Р.А., Харченко І.О., Семків О.М., Довбиш А.В., Попов Ю.В., Коваленко А.С.; за заявкою, поданою 20.02.03. |
| 177. | Баратов А.Н., Андрианов Р.А., Корольченко А.Я., Михайлов Д.С., Ушков В.А., Филин Л.Г. Пожарная опасность строительных материалов. – М.: Стройиздат. – 1988. – 381 с. |
| 178. | Воробьев В.А., Анрианов Р.А., Ушков В.А. Горючесть полимерных строительных материалов. – М.: Стройиздат. – 1978. – 225 с. |
| 179. | Трушкин Д.В., Аксенов И.М. Проблемы определения горючести строительных материалов // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. – 2001. – № 4. – С. 3–8. |
| 180. | Нехаєв В.В., Євсеєнко О.О., Марченко І.О., Новак С.В., Сокол В.Г. Про основоположні державні будівельні норми України з питань пожежної безпеки // Будівництво і стандартизація. – 2002. – № 4. – С. 2–9. |
| 181. | Яковлева Р.А., Семкив О.М. Влияние ингибиторов горения на пожарную опасность эпоксиполимеров // Вестник КНУТД. – 2002. – № 2. – С. 180–182. |
| 182. | Абрамов Ю.О. Дослідження димоутворення матеріалів // Пожежна безпека. – 1997, №6. – С. 25–27. |
| 183. | Иличкин В.Ю., Фукалова А.А. Токсичность продуктов горения полимерных материалов.– М.: ВНИИПО. – 1987 – С. 50–53. |
| 184. | Lieu P.J., Magill I.H., Alarie Y. Flamnability-taxicity ratings of some polyphosphazene and polyurethane foams. – I. Gombast Toxikal., – 1981, V8; № 4. – С. 242–259. |
| 185. | Строительные материалы. / Под ред. В.Г. Микульского. – М.: АСВ, 2000. – 530 с. |
| 186. | Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. – М.: Стройиздат, 1998. – 304 с. |
| 187. | Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. – М.: Стройиздат. – 1986. – 40 с. |
| 188. | Рекомендации по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций / НИИЖБ. – М.: Стройиздат. – 1986. – 40 с. |
| 189. | Яковлєва Р.А., Семків О.М., Попов Ю.В., Сировий В.А., Обіженко Т.М., Фомін С.Л. Підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки будівель при використанні епоксидних композиційних матеріалів зниженої горючості // тез. Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека – 2001». – Львів. – С. 352. |
| 190. | Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожаров. – М.: Стройиздат, 1987. – 288 с. |
| 191. | Романенко И.М., Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. термодинамика и теплопередача в пожарном деле. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1977. – 415 с. |
| 192. | Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физикохимические основы развития и тушения пожаров.. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980. – 255 с. |
| 193. | Задачник по термодинамике в пожарном деле / под ред. М.П. Башкирцева. – М.: ВИПТШ МВД СССР, 1979. – 318 с. |
| 194. | Пожежна небезпека речовин та матеріалів. Інформаційний лист. –К.: УкрНДІПБ, МВС України, – 1998, – № 3. – 36 с. |
| 195. | Пожежна небезпека речовин та матеріалів. Інформаційний лист. –К.: УкрНДІПБ, МВС України, – 1999, – № 4. – 40 с. |
| 196. | Пожежна небезпека речовин та матеріалів. Інформаційний лист. –К.: УкрНДІПБ, МВС України, – 2000, – № 5. – 38 с. |
| 197. | Пожежна небезпека речовин та матеріалів. Інформаційний лист. –К.: УкрНДІПБ, МВС України, – 2001, – № 6. – 39 с. |

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html