mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

НЕСТЕРОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

УДК: 677.027.43

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРАШЕНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ СПОСОБАМ

Специальность 05.18.19 – технология текстильных материалов,

швейных и трикотажных изделий

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант

САРИБЕКОВ ГЕОРГИЙ САВИЧ,

доктор технических наук,

профессор

ХЕРСОН 2013

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ПАВ – поверхностно-активное вещество

ПК – персональный компьютер

ТВВ – текстильно-вспомогательные вещества

ПАА –  полиакриламид

КФК – ковалентно-фиксированный краситель

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза

КПЭ – критическая поверхностная энергия

ТГК – термогравикалориметрический

СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ | 2 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 1.1. Современное представление о строении и свойствах хлопкового волокна 1.2. Отношение целлюлозы к физико-химическим воздействиям - Действие температуры - Влияние воды и органических растворителей - Действие света и светопогоды | 18 18 21 21 22 25 |
| 1.3. Субстантивные красители, свойства и применение | 25 |
| 1.3.1. Обзор рынка синтетических красителей | 25 |
| 1.3.2. Современный ассортимент активных красителей | 27 |
| 1.3.3. Взаимодействие активных красителей с целлюлозным субстратом | 40 |
| 1.3.4. Особенности фиксации активных красителей и составляющие ее стадии по периодической, непрерывной и полунепрерывной технологиях | 46 |
| 1.3.5. Гидролиз активных красителей | 48 |
| 1.4. Существующие методы интенсификации процесса крашения субстантивными красителями | 50 |
| 1.4.1. Химическая интенсификация процесса крашения | 51 |
| 1.4.2. Применение биохимических процессов при крашении водорастворимыми красителями | 61 |
| 1.4.3. Физические способы интенсификации процесса крашения | 63 |
| 1.5. Достижения в области повторного использования очищенных сточных вод в технологических процессах и пути усовершенствования существующих методов для текстильных предприятий | 69 |
| 1.5.1. Сточные воды красильно-отделочных предприятий, их состав и свойства | 69 |
| 1.5.2. Анализ существующих способов очистки сточных вод предприятий текстильной промышленности | 72 |
| Выводы по разделу 1 | 79 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | 82 |
| 2.1. Характеристика используемых в работе материалов | 82 |
| 2.2. Технологические режимы крашения | 88 |
| 2.3. Методы исследований | 97 |
| 2.4. Методы обработки экспериментальных данных | 119 |
| РАЗДЕЛ 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ | 123 |
| 3.1. Анализ реакционной способности моно-, би- и полифункциональных красителей | 123 |
| 3.2. Влияние химического строения активных красителей на степень фиксации на волокне | 131 |
| 3.3. Изучение диффузионно-сорбционных характеристик моно-, би- и полифункциональных красителей | 133 |
| 3.4. Исследование склонности к гидролизу в зависимости от наличия в молекуле красителя одной и более реакционных групп | 139 |
| 3.5. Изучение термодинамических свойств красильных систем моно-, би- и полифункциональных красителей | 143 |
| 3.6. Влияние химического строения активных красителей на количество ковалентно-фиксированного красителя на волокне | 146 |
| Выводу по разделу 3 | 149 |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ | 150 |
| 4.1. Теоретическое обоснование выбора интенсификаторов для крашения хлопчатобумажных тканей, подготовленных «холодным» способом | 150 |
| 4.2. Влияние химического строения интенсификаторов на степень фиксации различных типов активных красителей | 171 |
| 4.2.1. Влияние интенсификаторов на степень фиксации активных красителей для крашения периодическим способом | 171 |
| 4.2.2. Влияние интенсификаторов на степень фиксации активных красителей для крашения полунепрерывным способом | 192 |
| 4.3. Изучение влияния интенсифицирующего действия физических и химических факторов на состояние волокна | 197 |
| 4.3.1. Влияние магнитной обработки воды на свойства волокна | 197 |
| 4.3.2. Влияние интенсификаторов на качество подготовки ткани | 199 |
| 4.3.3. Исследование содержания гидрофобных соединений в волокне в зависимости от применяемого интенсифицирующего агента | 202 |
| 4.3.4. Изучение воздействия интенсификаторов на капиллярно-поровую структуру волокна | 205 |
| 4.4. Состояние воды как растворителя при введении в раствор органических соединений | 212 |
| 4.5. Влияние органических интенсификаторов на состояние активных красителей в водных растворах | 219 |
| 4.6. Изучение сорбции красителей волокном в присутствии интенсифицирующих агентов | 244 |
| 4.4. Математическое описание диффузионных процессов, протекающих при крашении с введением интенсификаторов | 247 |
| 4.8. Изучение термодинамических свойств красильных систем | 264 |
| 4.9. Исследование склонности к гидролизу моно-, би и полифункциональных красителей в зависимости от присутствия органических интенсификаторов в красильном растворе | 283 |
| 4.9.1. Изучение процесса гидролиза хроматографическим методом | 283 |
| 4.9.2. Исследование процесса гидролиза галогенсодержащих активных красителей на основе метода потенциометрического титрования | 284 |
| 4.10. ИК-спектроскопическое исследование механизма действия исследуемых интенсификаторов | 287 |
| 4.11. Исследование влияния интенсифицирующих агентов на цветовые характеристики текстильных материалов | 297 |
| 4.12. Устойчивость окрашенных текстильных материалов к физико-химическим и физико-механическим воздействиям | 314 |
| 4.13. Оптимизация процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов активными красителями | 315 |
| Выводу по разделу 4 | 324 |
| РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В КРАШЕНИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 325 |
| 5.1. Обоснование выбора способа очистки сточных вод после процесса крашения | 325 |
| 5.2. Сравнительный анализ сорбционных и ионообменных способов очистки окрашенных стоков | 326 |
| 5.3. Разработка технологии многократного использования окрашенных стоков в технологических процессах крашения активными красителями | 341 |
| Выводу по разделу 5 | 350 |
| РАЗДЕЛ 6. РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КРАШЕНИЯ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ | 351 |
| 6.1. Разработка технологии крашения с применением интенсификаторов | 351 |
| 6.2. Расчет экономической эффективности предлагаемых технологий крашения текстильного материала | 363 |
| 6.3. Расчет экономической эффективности технологии повторного использования очищенных сточных вод | 378 |
| Выводы по разделу 6 | 381 |
| ВЫВОДЫ | 382 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 385 |

ВВЕДЕНИЕ

Важной народно-хозяйственной задачей, стоящей перед текстильной промышленностью, в настоящее время является создание новых технологий, обеспечивающих сокращения расходов тепла, электроэнергии, воды, красителей и ТВВ при обеспечении высокого качества выпускаемой продукции.

Для текстильной отрасли Украины эта проблема является еще более острой в связи с высокими затратами энергоносителей на производство продукции. В настоящее время технологии подготовки хлопчатобумажных тканей с применением пара претерпели значительную трансформацию и вытесняются низкотемпературными способами, которые называют «холодными». Для управления процессами крашения и получения требуемого результата качества окрашенного текстильного материала необходимо иметь сведения об основных свойствах волокна - поверхностных и объемных, которые влияют на процесс крашения. В процессе подготовки тканей свойства волокна изменяют таким образом, чтобы обеспечить необходимую сорбционную способность волокна и диффузионную проницаемость в процессе крашения. Однако при подготовке «холодными» способами практически не существует данных о том, насколько волокна тканей, подготовленных по низкотемпературным технологиям соответствуют по своему составу, свойствам и структуре волокнам, подготовленным по типовым запарным способам.

Таким образом, наряду со снижением себестоимости обработки, повышением продуктивности отбельных цехов, красильные цеха получают ткань со значительно сниженной капиллярностью, и практически с другой химической активностью, структурой и другими объемными свойствами волокна. Крашение такой ткани представляет определенные трудности особенно при использовании субстантивных красителей, в частности активных, химически связывающихся с полимером волокна в процессе колорирования.

На сегодняшний день не существует теоретических основ интенсификации процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным способам.

В соответствии с отмеченным, процесс крашения тканей, подготовленных по «холодным» способам нуждается в дополнительном исследовании, которые позволят выявить особенности крашения и предложить способы интенсификации, учитывающие эти способности. Все исследования по этому вопросу должны базироваться на новых подходах к процессу крашения, повышению степени фиксации красителей на волокне и, особенно, к значению отдельных физико-химических стадий.

Актуальность темы. Актуальность данной работы определяется необходимостью физико-химического обоснования новых способов интенсификации процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных низкотемпературными способами, обеспечивающих повышение степени фиксации красителя на волокне и необходимое качество окрашенной ткани, снижение себестоимости, повышение экологический чистоты технологии.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Автор выполнял работу в рамках научно-исследовательской работы «Обґрунтування фізико-хімічних основ і розробка технологій колорування бавовняних текстильних матеріалів активними барвниками на основі хімічних методів інтенсифікації» (номер госрегистрации 0112U008478).

Диссертационная работа соответствует направлению «Фізико-хімічне обґрунтування технології надання текстильним матеріалам спеціальних видів оздоблення та розробка композицій для їх одержання» (номер госрегистрации 0110U002351, приказ Министерства образования и науки Украины № 686 от 22.07.2009 г.).

Цели и задачи исследования. Цель работы состоит в развитии теоретических представлений и физико-химическом обосновании способов интенсификации процесса крашения субстантивными красителями хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным способам.

Для достижения поставленной цели в работе было предусмотрено решение следующих задач:

-	теоретически обосновать выбор и применение энергоресурсосберегающих способов процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным технологиям, на основе применения химической интенсификации;

-	оценить эффективность качества подготовки ткани, подготовленных под крашение по классическим и низкотемпературным способам;

-	изучить влияние интенсификаторов на свойства хлопкового волокна, а именно на  поверхностные и объемные;

-	изучить влияние химических интенсификаторов на диэлектрическую проницаемость водных красильных растворов;

-	проанализировать влияние исследуемых интенсификаторов на состояние красителя в растворе;

-	изучить влияние интенсифицирующих агентов особенности протекания отдельных физико-химических стадий – диффузии и адсорбции;

-	предложить математические описание диффузионных процессов, которые протекают в гетерогенной красильной системе при низких температурах, и установить влияние интенсифицирующих агентов на скорость диффузии красителя в волокно;

-	исследовать скорость процесса гидролиза активных красителей в присутствии интенсификаторов в красильных составах;

-	на основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований установить влияние интенсифицирующих агентов на термодинамические показатели красильных систем;

-	установить механизм интенсифицирующего влияния интенсификаторов на основе ИК-спектроскопических исследований;

-	разработать научно-обоснованный подход к созданию красильных составов с учетом химического строения интенсификаторов для крашения текстильных материалов, подготовленных низкотемпературными способами, обеспечивающих комплекс свойств, в том числе устойчивость к физико-химическим и физико-механическим влияниям;

-	разработать ресурсосберегающие технологии крашения и провести с использованием очищенных сточных вод  в замкнутых системах водопотребления красильно-отделочных производств.

Объект исследования – процесс крашения хлопчатобумажного текстильного материала субстантивными красителями.

Предмет исследования – хлопчатобумажные текстильные материалы, подготовленные по низкотемпературным способам.

Методы исследования. Поставленные в работе проблемы и задачи решались с использованием традиционных и современных теоретических и экспериментальных методов исследования, которые позволили достичь основных результатов диссертационной работы и подтвердить их достоверность. В теоретических исследованиях использованы методы анализа и синтеза, системный подход к анализу технологических систем, рассмотренных как сложные системы, метод структурной декомпозиции сложных систем, основные положения теории крашения, химической, физической и биохимической интенсификации. В экспериментальных исследованиях использовались следующие физико-химические методы исследования:

-	оценку качества подготовки хлопчатобумажной ткани осуществляли по величине капиллярности и критической поверхностной энергии (КПЭ) волокна, на основе определения методом Зисмана с помощью водно-этанольных растворов с известным поверхностным натяжением;

-	гравиметрический метод определения содержания воскообразного веществ в волокне;

-	термогравикалориметрический метод для определения влагообменных свойств хлопчатобумажного текстильного материала и характеристики капиллярно-поровой структуры ткани;

-	физические методы определения диэлектрической проницаемости водных растворов;

-	диффузионный метод Нортопа и Ансона для определения размеров частиц активных красителей;

-	физический метод оценки свойств растворов красителей, а именно, поверхностного натяжения и вязкости растворов;

-	спектрофотометрический метод для исследований растворов активных красителей и оценки интенсивности окраски;

-	метод восходящей тонкослойной хроматографии для определения степени гидролиза красителей;

-	потенциометрический метод титрования для определения содержания активной формы красителя;

-	метод равновесной термодинамики для определения термодинамических характеристик красителя;

-	методы ИК-спектроскопии;

-	 микроскопический метод исследования поперечных срезов окрашенного волокна;

-	титриметрические аналитические методы анализ сточных вод;

-	методы, определенные действующими Государственными стандартами Украины на соответствующую текстильную продукцию для оценки устойчивости окрасок к физико-химическим и физико-механическим воздействиям.

При обработке экспериментальных данных использованы методы математической статистики, а именно метод наименьших квадратов и методы корреляционно-регрессионного анализа. Результаты экспериментов обрабатывались на ПК с помощью прикладных программ MS Office-2010 Excel и MS Office-2010 Word, Curve Expert 1.3.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

-	расширены теоретические представления о поверхностных и объемных свойств волокна тканей, подготовленных по низкотемпературным способам, и особенностей протекания физико-химических стадий процесса крашения, на основе чего теоретически обоснована и создана технология крашения, которая предусматривает наряду с интенсификацией основных стадий процесса крашения - адсорбции и диффузии красителя - одновременно улучшение, непосредственно в условиях фиксации красителя, тех свойств волокна, которые обычно обеспечиваются в процессе подготовки;

- впервые показана эффективность магнитной обработки воды с неионогенными поверхностно-активными веществами (ПАВ) после «холодной» подготовки хлопчатобумажных тканей, для интенсификации и повышения качества последующих технологических операций;

- впервые показано, что введение органических алифатических спиртов в красильные растворы и органических растворителей способствуют изменению свойств волокна, в том числе поверхностных и объемных, подготовленных по «холодным» технологиям, а именно: повышение КПЭ, повышение общей влагоемкости, увеличению объема макропор;

- определено, что органические интенсификаторы обеспечивают удаление воскообразных веществ хлопкового волокна и установлено повышение скорости диффузии до 20%, увеличение адсорбции на 20-30%; предложено математическое описание диффузионных процессов, протекающих в гетерогенных красильных системах при низких температурах;

- получили развитие научные основы интенсификации процесса крашения текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным технологиям, субстантивными красителями, которые основаны на комплексном воздействии на состояние и свойства составляющих красящей системы, обеспечивающие повышение степени фиксации красителя на волокне и высокую устойчивость окрасок к физико-химических и физико-механическим воздействиям;

- впервые определено влияние интенсифицирующих агентов на кинетические и термодинамические параметры процесса крашения субстантивными красителями текстильных материалов, подготовленных по «холодным» способам;

- показана возможность регулирования состояния красителя в растворе путем воздействия на диэлектрическую проницаемость воды как основного растворителя, используемого для крашения текстильных материалов субстантивными красителями.

Практическая значимость полученных результатов:

- разработаны научно-обоснованные технологии крашения текстильных материалов, подготовленных по «холодным» способам, которая основывается на химической интенсификации процесса органическими веществами, что обеспечивает получение интенсивных и устойчивых к физико-химическим и физико-механическим воздействиям окрасок;

- повышена продуктивность производства за счет сокращения продолжительности процесса крашения в 1,5 раза и снижения количества красящих и текстильно-вспомогательных веществ (ТВВ) в красильных составах;

- предложен теоретически и экспериментально обоснован эффективный способ повторного использования отработанных растворов после процесса крашения периодическим способом путем локальной очистки сточных вод с последующим возвратом в технологический процесс, который обеспечивает снижение затрат на технологическую воду в 3 раза.

Разработанные технологии апробированы с положительным результатом на:

- ООО "ПО-ТК Донбасс", г. Донецк – (акты производственных испытаний от 09.12.2011 г.);

- ПАО «Черкасский шелковый комбинат», г. Черкассы, (акт производственных испытаний от 06.09.2012 г.).

Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов исследования крашения активными красителями хлопчатобумажных текстильных материалов с применением интенсифицирующих агентов будет составлять 243,48 грн. на 1000 м окрашенной ткани.

Личный вклад соискателя состоит в обосновании гипотезы интенсификации процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным способам, субстантивными красителями, постановке заданий, выборе объектов и методов исследования, организации проведения экспериментов, применения методов математического планирования, установления закономерностей, формулировании общих выводов. Разработаны теоретические основы крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по «холодным» способам, что способствует изменению поверхностных и объемных свойств волокна, предложены технологии крашения, проведены производственные испытания.

Во всех научных публикациях, опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит: формулирования научных идей, которые подтверждаются экспериментальными данными, анализ и обобщение результатов работы, выводы.

Апробация результатов диссертации.

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на:

1.	Всеукраинской научной конференции молодых ученых и студентов «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», г. Киев, Киевский национальный университет технологий и дизайна, 2009-2012 гг.

2.	Всеукраинской межвузовской научно-технической конференции  «Сучасні технології в промисловому виробництві», г. Сумы, Сумской государственный университет, апрель 2010 г.

3.	 Региональной научно-практической конференции «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі», г. Хмельницкий, Хмельницкий национальный университет, сентябрь 2010 -2012 гг.

4.	Международной научно-практической конференции «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы», 
г. Херсон, Херсонский национальный технический университет,
2010-2012 гг.

5.	 Международной научно-практической конференции «Прогресс 2012». Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности», г. Иваново, Ивановская государственная текстильная академия, май - июнь 2012 г.

6.	Научно-технической конференции молодых ученых и студентов-химиков «Синтез та шляхи використання нових хімічних речовин», г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, 2010-2012 гг.

7.	Международной научно-технической конференции «Новітні технології в текстильній промисловості», г. Хмельницкий, октябрь 2012 г.

Основные результаты исследований были представлены на:

- І региональном форуме трансфера технологий, региональной выставке "Инновации. Инвестиции. Прогресс", г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, май 2010 г.;

- ІІ региональном форуме трансфера технологий, региональной выставке "Инновации. Инвестиции. Прогресс", г. Херсон, Херсонский национальный технический университет, май 2011 г.;

- Четвертой Харбинской международной выставке научно-технических дострижений, г. Харбин (КНР), июнь 2012 г.

Диссертация докладывалась на расширенных научных семинарах кафедр: материаловедения и технологии переработки текстильных волокон Киевского национального университета технологий и дизайна; химической технологии и дизайна волокнистых материалов, органического и биохимического синтеза, химических технологий и биохимического синтеза Херсонского национального технического университета (2008-2013 гг.)

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертационной работы выложено в 51 публикации, в том числе статей в ведущих специальных изданиях – 23, участие в монографии – 1, патентов Украины – 11, доклады тезисов на конференциях – 17.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа состоит из введения, шести разделов, выводов, списка использованных источников, приложений.

Полный объем диссертации составляет 415 страниц, основная часть диссертации – 340 страниц. Диссертация содержит 109 таблиц, 59 рисунков, 356 наименований литературных источников. Объем приложений – 
146 страниц.

ВЫВОДЫ

- На основании теоретических исследований разработаны научные основы интенсификации процесса крашения хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным технологиям,  субстантивными красителями, направленные на получение окрашенной ткани с высокими показателями устойчивости окрасок к физико-химическим и физико-механическим воздействиям. Теоретически обосновано и экспериментально доказано необходимость создания новых технологий крашения текстильных материалов с применением интенсификаторов органической природы.

2.	Установлено, что использование в составах красильных растворов органических интенсифицирующих агентов способствует изменению поверхностных свойств тканей, а именно повышение КПЭ волокна. На основе термогравикалориметрического метода установлено, что использование интенсификаторов обеспечивает изменение объемных свойств волокна, подготовленного низкотемпературными методами, которое подтверждается полученными экспериментальными данными по удалению сопутствующих воскообразных веществ хлопкового волокна.

3.	Установлено, что применение органических соединений в водных красильных растворах оказывает значительное влияние на диффузионно-сорбционные характеристики красильных систем; доказано повышение сорбции до 20-30% и увеличение скорости диффузии красителя в волокно.

4.	Предложено математическое описание диффузионных процессов, протекающих в гетерогенной красильной системе при низких температурах, и установлено повышение скорости диффузии и адсорбции в присутствии интенсифицирующих агентов.

5.	 Впервые определено, что введение органических веществ с определенными физическими и химическими свойствами в красильный состав с целью снижения показателя диэлектрической проницаемости приводит к изменению состояния красителя в водном растворе, способствует повышению степени фиксации красителя на волокне.

6.	Показано, что введение в красильный состав интенсификаторов способствует повышению интенсивности максимумов спектров поглощения, что свидетельствует об усилении дезагрегации частиц красителей в водной среде, при этом хромофорные системы красителей не изменяются.

7.	Установлен механизм интенсифицирующего воздействия на основе полученных результатов ИК-спектроскопических исследований. В присутствии предложенных интенсификаторов усиливается взаимодействие красителя с гидроксильными группами целлюлозы, что подтверждается снижением пиков в области 900-1100 см-1.

8.	Доказано, что в гомогенных красильных системах при добавлении интенсификаторов органической природы происходит снижение скорости процесса гидролиза активного красителя, обеспечивает в гетерогенных условиях более полное протекание химической реакции при взаимодействии красящего вещества с полимером за счет увеличения части активной формы.

9.	Установлено влияние интенсифицирующих агентов на термодинамические показатели красильных систем при использовании в качестве субстрата хлопчатобумажных текстильных материалов, подготовленных по низкотемпературным способам.

10.	Предложена технология крашения активными красителями на основе использования в технологических процессах очищенных сточных вод. Разработан ионообменный способ очистки сточных вод, обеспечивающий повторное использование технологической воды в процессах крашения до 30 циклов, что позволяет снизить затраты в 3 раза. Экспериментально определены кинетические параметры красильных систем активных красителей, полученных на основе очищенных сточных вод, и установлено экономическую эффективность их использования для окраски целлюлозных материалов, что подтверждено показателями окрасок и устойчивости к физико-химическим и физико-механическим воздействиям.

11.	Разработанная технология крашения хлопчатобумажного текстильного материала активными красителями периодическим способом с введением интенсификаторов, что позволяет снизить расходы красителя и сократить продолжительность процесса. Технология крашения полунепрерывным способом обеспечивает значительное снижение текстильно-вспомогательных веществ в красильных составах.

12.	Технология крашения текстильных материалов активными красителями апробирована в производственных условиях ООО «ПО-ТК Донбасс» и ПАО «Черкасский шелковый комбинат». Суммарный ожидаемый экономический эффект от внедрения составит 243,48 грн. на 1000 м пог. окрашенной ткани.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1/ Роговин З.А. Химия целлюлозы / З.А. Роговин. – М.: Химия, 1972. – 519 с.

- Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов: Учебник для вузов/ Г.Е. Кричевский, М.В. Корчагин, А.В. Сенахов. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 640 с.

- Сафонов В.В. Облагораживание текстильных материалов / В.В. Сафонов. - М.: Легпромбытиздат, 1991. - 288 с.

- Отделка хлопчатобумажных тканей. В 2 ч. Технология и ассортимент хлопчатобумажных тканей: Справочник / [под ред. Б.Н. Мельникова]. – М: Легпромбытиздат, 1991. – 432 с.

- Кричевский Г.Е. Активные красители / Г.Е. Кричевский. – М: Легкая индустрия, 1968. – 340 с.

- Monthly Economic Letter US and Global Market Fundamentals, viewed May 2012, http://www.cottoninc.com/corporate/Market-Data

- Market Research Report on Synthetic Dye and Pigment Manufacturing, viewed 02 June, 2012, http://www.anythingresearch.com/industry/ Synthetic-Dye-and-Pigment-Manufacturing.htm

- Кричевский Г.Е. 50 лет класса активных красителей. История научных исследований, производства и применения в СССР и в России // Текстильная химия. –2004.- №4.- С. 45-56.

- Андриевский А. М. Красители: качество, ассортимент, конкуренция / А. М Андриевский // Текстильная промышленность. – 2001. – № 3. – С. 9-11.

- Романова М.Г. Активные красители в текстильной промышленности / М.Г. Романова, Н.В. Гордеева. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 143 с.

- Хассан С.А. Разработка эффективных технологий крашения и печатания хлопчатобумажных тканей бифункциональными активными красителями: дис. кандидата тех. наук: 05.19.02 / Хассан Сулейман Али. – Санкт-Петербург, 2007. – 190 с.

- Lewis D. M. The dyes of wool with reactive dyes / D. M. Lewis. // J. Soc. Dyers and Colourists. – 1982. – 98. – № 5-6. – P. 165-175.

- Кричевский Г.Е. Активные красители – революция и эволюция в текстильной химии / Г.Е. Кричевский. // Текстильная химия. Специальный выпуск РСХТК. – 1997. – № 3(12). – С. 30-36.

- Карпов В.В. Активные красители в СССР и в России // Текстильная химия. – 2004. – № 3. – (12). – С. 9-12.

- Андриевский А. Ассортимент красителей для рынка России / А. Андриевский // Текстильная промышленность. – 2000. – № 6. – С. 14–15.

- Венкатараман К. Химия синтетических красителей / К. Венкатараман. Т.4-6. – Л.: Госхимиздат, 1975.

- Бородкин В.Ф. Химия красителей / В. Ф. Бородкин. – М.: Химия, 1981. – 248 с.

- Андросов В.Ф. Синтетические красители в легкой промышленности: Справочник /В.Ф. Андросов, И.Н. Петрова. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 368 с.

- Винюкова Т.Н. Химия красителей /Т.Н. Винюкова. – М.: Химия, 1979. – 296 с.

- Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей / Б. И. Степанов. – М.: Химия, 1977. – 488 с.

- Зигель Е. Подвижные группы активных красителей / Е. Зигель //Химия синтетических красителей. Т.6. – Л.: Госхимиздат, 1977. – С. 15-157.

- Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. Учебник для вузов в 3-х т. / Г.Е. Кричевский. – М.: Легпромбытиздат, 2001. – Т.2.-2001. – 540 с.

- ICJ British Patent. 1217686 – 1967.

- ICJ East Germany Patent. 82178 – 1970.

- Sumifix Supra Colors, Japan Textile News. – 1981. - №11. – Р. 97-101.

- Abeta S. et all. The news bi-functional Reactive Dyes for Cellulose Fibres // Dyes and Pigments. – 1983. – №4. – Р. 262-269.

- Кочергин А.Б. Экономическая гамма бифункциональных активных красителей / А.Б. Кочергин, А.В. Разуваев // Текстильная химия. – 2004. – №4. – С. 21-28.

- Georgieva A. Dyeing of cellulose textile materials with mono- and poli-functional reactive dyes / A. Georgieva, A. Pishev // Vlakna a text. – 2001. – №3. – Р. 195-197.

- Карпов В.В. Современное состояние производства и потребления красителей / Карпов В.В., Белов А.Е. // Журнал РХО им. Д.И. Менделеева . – 2002. – № 1. – С. 67-71.

- Hoechst A.G., European Patent 624630, 1993.

- Ciba Ltd., European Patent 297044; European Patent 302006, 1987.

- Morris K.F., Broadent P.J. and Lewis D.M. // Coloration technology, Vol. 124. – 1998. – P. 186-194.

- Renfnew A.H. Synthesis and application of an azo dye containing a β-sulphatoethylsulphonyl and dimercaptotriazinye group: an attempt to achieve 100% fixation to cellulose / A.H. Renfnew, Clarkson M. // J. Soc. Dyes and Colour. – 1999. – №9. – С. 280-284.

- Renfnew A.H. Reactive Dyes for Textile Fibers / A.H. Renfnew. – Society of Dyers and Colourists. – 1999.

- Byer, USP 5,274,083. – 1993.

- Ciba, EP 581,729. – 1992.

- Ciba, USP 4,925,928. – 1988.

- Ciba-Geigy, USP 5,484,898. – 1996.

- Щукин С.С. Инновации Ciba Specialty Chemicals в области активных красителей / С.С. Щукин, И.С. Ковш // Рынок легкой промышленности. – №6. – 2000. – С.

- Виккерстафф Т. Физическая химия крашения / Т. Виккеретафф ; [пер. англ. Б. Н. Мельникова, П.В. Морыганова] ; под. ред П.В. Морыганова. – М.: Государственное научно-техническое издательство Министерства легкой промышленности СССР, 1956. – 574 с.

- Кричевский Г.Е. Диффузия и сорбция в процессах крашения и печатания /Г. Е. Кричевский. – М: Легкая индустрия, 1981.-208 с.

- Луцик Р.В. Тепломассообменные процессы в текстильных материалах / Р.В. Луцик, Э.С. Малкин. - К.: Наукова думка, 1991. - 258 с.

- Кричевский Г.Е. Физико-химические основы применения активных красителей /Г.Е. Кричевский. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

- D. Dordevic The comparison of the kinetics of hydrolysis of some reactive dyes before and after purification / D. Dordevic, J. Cerkovnik, M. Gorensek // Fibres & textiles in Eastern Europe. – 2006. – № 2 (56). – Р. 85-88.

- Мельников Б.Н. Физико-химические основы процессов отделочного производства: Уч. пос. для вузов / Б.Н. Мельников, Т.Д. Захарова, М.Н. Кириллова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 280 с.

- Андросов В. Ф. Технология отделки хлопчатобумажных тканей / В.Ф. Андросов. – М.; Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 424 с.

- Peters R.H. Textile chemistry: volume III The physical chemistry of dyeing / R.H. Peters. – Oxford, 1975. – 365 p.

- Hildebrand D. SVF Textilveredl 20, 10, 644 (1965).

- Мельников Б.Н. Теоретические основы технологии крашения волокнистых материалов / Б.Н. Мельников, И.Б. Блиничева. – М.: Легкая индустрия, 1978. – 304 с.

- Царикевич Л.Г. Поведение активных винилсульфоновых красителей при печатании изделий из капрона/ Л.Г. Царикевич, Л.А. Ковжин, А.А. Харахаров // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1972. – №5(90). – С.103-107.

- Рабинович В.А. Термодинамическая активность ионов в растворах электролитов / В.А. Рабинович. – Л.: Химия, 1985. – 176 с.

- Заславский И.И. Основы теории крашения ионогенными красителями / И.И. Заславский. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 144 с.

- Браславский В.А. Капиллярные процессы в текстильных материалах / В.А. Браславский. – М.: Легпромбытиздат, 1984. – 112 с.

- Куликова М.А. Изучение влияния концентрации активных красителей и температуры на состояние их в растворе спектрофотометрическим методом / М.А. Куликова, Г.Е. Кричевский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1976. – №6(114). – С.79-82.

- Ларин В.И. Разнородная ассоциация ионов в водных растворах / В.И. Ларин. // Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 2007. – Т.50, вып.5.- – С.92-97.

- Виноградова А.Б. Расчет коэффициентов диффузии красителей в волокне для процессов крашения при скорости адсорбции, соизмеримой со скоростью диффузии / А.Б. Виноградова, Б.Н. Мельников // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1973. – №3(94). – С.81-84.

- Виноградова А.Б. Сопоставление различных способов фиксации дисперсных красителей на тканях из триацетатных и полиэфирных волокнах / А.Б. Виноградова, Б.Н. Мельников, А.П. Морыганов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1969. – №1(68). – С.93-97.

- Ковалева Л.Ф. Распределение активных красителей в целлюлозном субстрате при крашении / Л.Ф. Ковалева, Г.Е.Кричевский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1975. – №6(108). – С.88-92.

- Мельников Б.Н. Современное состояние и перспективы развития технологии крашения текстильных материалов / Б.Н. Мельников, М.Н. Кириллова, А.П. Морыганов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 232 с.

- Маркова О.Ю. Сравнительный анализ свойств активных моно- и бифункциональных красителей / О.Ю. Маркова, Л.А. Лобанова, Е.А. Курышкина // Технология текстильной промышленности. – 2010. –  № 4. – С. 51–55.

- Кричевский Г.E. Состояние в растворе и реакционная способность активных красителей / Г.E. Кричевский, И.М. Мовшович // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 1971. – XIV.- С.1721-1724.

- Фомченкова Л.Н. Современное оборудование для крашения текстильных материалов / Л.Н. Фомченкова // Текстильная промышленность. – 2009. – № 2. – С. 28-34.

- Кричевский Г.Е. Теория и практика процесса промывки текстильных материалов окрашенных и напечатанных активными красителями. Основные параметры, определяющие полноту и скорость удаления  красителей / Г.Е.Кричевский, Н.З. Аршинова // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1972. – №5(90). – С.91-94.

- Маркова О.Ю. Анализ реакционной способности и устойчивости к гидролизу активных моно- и бифункциональных красителей / О.Ю. Маркова, Л.А. Лобанова, Н.В. Николаева // Научный альманах. Специальный выпуск журнала текстильная промышленность. – 2010. – № 3. – С. 26-34.

- Шилова Г.И. Определение коэффициента диффузии красителя по времени половинного накрашивания в ваннах с переменной концентрацией красителя / Г.И. Шилова, Б.Н. Мельников // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1972. – №8(90). – С.87-90.

- Beckmann W., Hilderbrand D., Pcsenecker H. – «Melliand Texti-ber». – 1962. – Р. 1304-1310.

- Яковлева Т.П. Влияние состава плюсовочной ванны на скорость гидролиза активных красителей при двухстадийном способе печатания / Т.П. Яковлева, Г.Е. Кричевский // Сб. Крашение и отделка тканей. ЦНИИТЭИлегпром. – 1974. – № 9. – С. 10-13.

- Klancnik M. Hydrolysis and Methanolysis Reactions of a Homobifunctional Reactive Dye // Chem. Biochem. Eng. – 2000. – № 14 (3).

- Куликова М.А. Влияние различных факторов на гидролиз монохлортриазиновых красителей / М.А. Куликова. Г.Е. Кричевский, Н.Н Водолазская. // Сб. Крашение и отделка тканей. ЦНИИТЭИлегпром. – 1974. – № 10. – С. 1-5.

- Поліщук С.О. Економічні аспекти вибору барвників для кольорування целюлозних текстильних матеріалів. / С.О. Поліщук, С.С. Поліщук // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 1. – С. 217–219.

- Сафонов В.В. Современные направления в химической технологии текстильных материалов. Часть 1 // Текстильная промышленность. – 2002. - №4. – С. 21-24.

- Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва: Недра, 1979. – С. 5-12. – 157 с.

- Бернал Дж. Структура воды ионных растворов / Бернал Дж., Фаулер Р // Успехи физических наук. – 1934. – Т. 14, вып. 5. С.

- Самойлов О.Я. Структура водных растворов и гидратация ионов. Сб. Состояние и роль воды в биологических объектах. – М.: Наука, 1967.-276с.

- Невис К. Вода – зеркало науки / К. Невис, Д. Дай. – М.: Гидрометеоиздат, 1964. – 149 с.

- Дерпгольц В. Ф. Мир воды / В. Ф. Дерпгольц. – Л.: Недра, 1979. – 253 с.

- Бобрівник Л.Д.. Органічна хімія / Л.Д.Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко – К: Ірпінь, 2002 .- 544 с.

- С.В. Зенин Экспериментальное доказательство наличия фракций воды / С.В. Зенин, Б.М. Полануер, Б.В. Тяглов // Гомеопатическая медицина и акупунктура. – 1997. – №2. – С.42-46.

- С.В. Зенин Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул воды / С.В. Зенин, Б.В. Тяглов // Журнал физ. химии. – 1994. – Т.68, №4. – С. 636-641

- С.В. Зенин Исследование структуры воды методом протонного магнитного резонанса. Докл.РАН.1993.Т.332.№3.С.328-329.

- Степаненко Б.Н. Курс органической химии / А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко. – М.: Высшая школа, 1979. - 464 с.

- Олтаржевская Н. Д. Применение мочевины для интенсификации процессов крашения и печатания тканей. – Экспресс-информация, ЦНИИТЭИлег-пром, 1977. – № 28. – С.

- Островская А.В. Исследование влияния гидротропных агентов на реакционную способность активных красителей // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, 2011, №1, С. 65-69.

- Третьякова А.Е. Влияние комплексообразующих соединений в процессах крашения хлопчатобумажных тканей водорастворимыми красителями / А.Е.Третьякова, А.В.Авдеев, В.В. Сафонов // Технология текстильной промышленности. – 2005. – №1. – С. 62-65.

- Зенин С.В. Природа гидрофобного взаимодействия. Возникновение ориентационных полей в водных растворах / С.В. Зенин, Б.В. Тяглов // Журнал физ. химии. – 1994. – Т.68, №3. – С. 500-503.

- Хвала А. Текстильные вспомогательные вещества. В 2 ч. 4.1. / А. Хвала, В. Ангер. – М.: Легпромбытиздат, 1991. - 431 с.

- Ланге К. Р. Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение /К. Р. Ланге; под науч. ред. Л. П. Зайченко. - СПб.: Профессия, 2004. - 240 с.

- Мельников, Б. Н. Роль текстильных вспомогательных веществ. Прогресс текстильной химии и технологии /Б. Н. Мельников. //Рос.хим. Журнал. - 2002. - t.XLVI. - № 1. - С. 14-18.

- Мельников Б.Н. Теория и практика интенсификации процесса крашения / Б.Н. Мельников, П.В. Морыганов - М: Легкая индустрия, 1969. - 272с.

- Одинцова О.И. Интенсификация процесса крашения хлопчатобумажных тканей сернистыми красителями / О.И. Одинцова, Н.А. Догадкина, O.K. Смирнова, Е.Ю. Куваева, Б.Н. Мельников // Технология текстильной промышленности. – 2002. – № 1. – С.61-65.

- Владимирцева Е.Л. Использование комплексонов в технологии совмещенного беления и крашения хлопчатобумажных тканей / Е.Л. Владимирцева, Л.В. Шарнина, О.А. Лещева // Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 1. – С. 48-51.

- Владимирцева Е.Л. Использование ТВВ для улучшения колористических характеристик окрасок прямыми красителями / Е.Л. Владимирцева, Л.В. Шарннил // Технология текстильной промышленности. – 2006. – №4. – С.42-46.

- Кротова М.Н. Применение новых ТВВ в процессах печатания текстильных материалов активными красителями / М.Н. Кротова, Е.Ю. Куваева, О.И. Одинцова, Б.Н. Мельников // Технология текстильной промышленности. – 2005. – № 3. – С. 55–57.

- Патент № 2054498 от 20.02.1991 Морыганов А.П., Худяков А.Е. и др. интенсификатор для термической фиксации активных и/или дисперсных красителей.

- Мельников Б.Н. Теория и практика высокоскоростной фиксации красителей на текстильных материалах; Монография /Б.Н. Мельников, А.П. Морыганов, Ю.А. Калинников. - М.: Легпромбытиздат, 1987.- 208 с.

- Телегин Ф. Ю. Исследование кинетики фиксации активных красителей шерстяным волокном в непрерывном процессе крашения / Ф. Ю. Телегин, В. Н. Мельников, И. Б. Блиничева // Технология текстильной промышленности. – 1982. –  № 4. – С. 56–59.

- Коляганова О. В. Тенденции в красильно-отделочной технологии текстильных материалов / О. В. Коляганова, Е. В. Дербишер, В. Д. Васильева, В. Е. Дербишер // Современные наукоемкие технологии. – 2007. –  № 10. – С. 48–51.

- Петрова О.В. Механизм интенсифицирующего действия окислительно-восстановительных систем в процессе крашения шерсти кислотными и активными красителями / О.В. Петрова, Н.Э. Ермакова. А.А. Буринская, С.Ф. Гребенников //Технология текстильной промышленности, 2006, № 2, С.53-59.

- Сафонов В.В. Влияние хитозана на процессы печатания хлопчатобумажных тканей активными красителями / В.В. Сафонов, И.И. Клочкова //  Технология текстильной промышленности. – 2004. –  № 2. – С. 48–51.

- Клочкова И.И. Изучение влияния обработки хитозаном на процесс непрерывного крашения хлопчатобумажных тканей активными красителями / И.И. Клочкова, П.А. Сиротин, В.В. Сафонов // Технология текстильной промышленности. – 2008. –  № 2. – С. 63–65.

- Клочкова И.И. Крашение и печатание тканей из природных волокон, аппретированных хитозаном, водорастворимыми красителями / И.И. Клочкова, В.В. Сафонов // Технология текстильной промышленности. – 2006. – №4. – С. 16-20.

- Вахитова Н.А. Применение хитозана в технологиях крашения текстильных материалов / Н.А. Вахитова, В.В. Сафонов // Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 3(218). – С. 56-59.

- Дянкова Т.Ю. Интенсификаторы для непрерывных способов крашения тканей из параарамидных гетероциклических волокон // Технология текстильной промышленности. – 2007. – №4. – С. 43-48.

- Юрова Т.А. Влияние карбоксола-4 на состояние активных винилсульфоновых красителей в воде / Т.А. Юрова, Г.С. Сарибеков // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2002. – № 6. – С. 47–50.

- Петрова О.В. Особенности крашения махровых хлопчатобумажных полотен активными красителями / О.В. Петрова, Г.В. Шебан // Текстильная промышленность. – 2001. – № 3. – С. 75–76.

- Куваева Е. . Совершенствование технологии упрочнения окрасок текстильных материалов / Е.Ю. Куваева, О.И. Одинцова, Б.Н. Мельников // Технология текстильной промышленности. – 2002. – № 3. – С. 52–55.

- Крюков В.К. Бесформальдегидный закрепитель для прямых и активных красителей / В.К. Крюков, Т.Г. Мурзабекова // Текстильная промышленность. – 1998. – № 2. – С. 38.

- Сафонов В.В. Современные направления в химической технологии текстильных материалов. Часть 3. Биологическая интенсификация и экологичность технологических процессов // Текстильная промышленность. – 2002. – №6. – С.6-10.

- Buschle-Diller G. Influence of Direct and Reactive Dyes on the Enzymatic Hydrolysis of Cotton / G. Buschle-Diller, M.K. Traore // Textile Research Journal. – 1998. – V. 68, № 3. – P. 185-192.

- Пешкова А.В. Применение биокомпозитного препарата // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 1993. – № 3. – с. 49-54

- Пешкова А.В. Технология биомодификации льняного волокна для получения котонина / А.В. Пешкова, С.А. Кудний, В.И. Лебедева, Б.Н. Мельников // Льняное дело. – 1997. – № 1. – С. 35-38

- Страйер Л. Биохимия / Страйер Л.; под ред. С. Е. Северина. – Москва: Мир, Т. 1.1. – 1984. – 232 с.

- Кнорре Д. Г. Билогическая химия : учеб. для вузов / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. – Москва: Высшая школа, 2000. – 479 с.

- Кретович В. Л. Введение в энзимологию / Кретович В. Л. – М. : Наука, 1986. – 336 с.

- Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб ; [пер с англ.]. – М. : Мир,  Т. 2. –  1982. – 515 с.

- Боєчко Ф. Ф. Біологічна хімія : навчальний посібник / Боєчко Ф. Ф. – К. : Вища школа, 1995. – 536 с.

- Шкурихин И.М. Интенсификация процесса крашения хлопка активными красителями с использованием амилолитических ферментов / И.М. Шкурихин, В.В. Сафонов, Л.В. Паченко // Текстильная промышленность. – 2002. - №10. – С.27-29.

- Николов А. Энзимы фирмы «Novo Nordisk» для текстильной промышленности // Текстильная химия. – 1998. – № 2 (14). – С. 65-67.

- Синицин А.П. Энзимные биотехнологии в отделке текстиля / А.П. Синицин, Г.Е. Кричевский // Текстильная промышленность. – 2000. – № 6. – С. 22-24.

- Тезисы докладов межвузовской конференции «Современные проблемы текстильной и легкой промышленности». – М. – 2000. – Ч. 2.-  89 с.

- Скропишева О.В. Вплив ферментів на ефективність фарбування текстильних матеріалів активними барвниками / О.В. Скропишева, С.В. Колпак // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2011. - №1(17). – С. 69-74.

- Negri A.P. Model for the Surface of Keratin Fibers / A.P. Negri, H.J. Cornell, D.E. Rivett // Textile Research Journal. 1993. – №63. – P. 109-115.

- Negri A.P. The Modification of the Surface Diffusion Barrier of Wool Fibers / .P. Negri, H.J. Cornell, D.E. Rivett // Journal Society of Dyers and Colourists. 1993. – №109. – P. 296-301.

- De la Maza A. Multilamellar Liposomes Including Cholesterol as Carries of Azobenzene Dyes in Wool Dyeing / De la Maza A., A.M. Manich, L. Coderch and J.L. Parra. // Textile Research Journal. 1995. – №65. – P. 163-170.

- Шибашова С.Ю. Изучение влияния ферментной и пероксидной обработок на льняные текстильные материалы / С.Ю. Шибашова, А.В. Чешкова // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 4. – С. 46-48.

- Чешкова А.В. Безгипохлоридная технология беления льносодержащих текстильных материалов / А.В. Чешкова,  С.Ю. Шибашова, А.В. Кузьмин // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2002. – № 4–5. – С. 75-78.

- Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности «Прогресс – 2002» : междунар. науч.-техн. конф., 27-30 мая 2002 г. : тезисы докл. – Иваново, ИГТА, 2002. – С. 165-166.

- Соколова Л.А. Применение биопрепарата на основе целлюлазного комплекса для облагораживания льняных и полульняных тканей / Л.А. Соколова, Н.П. Пузикова, С.Ф. Садова // Текстильная промышленность. – 2005. – № 1–2. – С. 32-34.

- Сафонов В.В. Современные направления в химической технологии текстильных материалов. Часть 2. Физическая интенсификация / В.В.Сафонов  // Текстильная промышленность. – 2002. – №5. – С. 39-42.

- Новорадовская Т.С. Химия и химическая технология шерсти / Т.С. Новорадовская, С.Ф. Садова. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 200 с.

- Леднева И.А. Современное состояние и перспективы развития технологии крашения шерсти / И.А. Леднева, Б.В. Каменский [под ред. Б.Н. Мельникова]. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 136 с.

- Сафонов В.В. Интенсификация химико-текстильных процессов отделочного производства / Сафонов В.В. – М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2006. – 405 с.

- Семешко О.Я. Исследование влияния электроразрядной нелинейной объемной кавитации на процесс крашения шерсти кислотными красителями / О.Я. Семешко, Ю.Г. Сарибекова, А.В. Ермолаева // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2010. – № 1(37). – С. 166–170.

- Побединский В.С. Высокочастотный и сверхвысокочастотный нагрев как фактор повышения эффективности колорирования текстильных материалов / Побединский В.С. – Иваново: ЦНИИТЛегпром, 1988. – 18 с.

- Патент № 373347 Швейцария, МКИ Д06Р 5/20. Опубл. Б. И. 15.01.64.

- Патент № 0041779 ЕПВ, МКИ Д06Р 5/20. Опубл. Б. И., 1983, № 5, С. 14.

- Ю.Н. Кулыгин, О.Г. Циркина, А.Л.Никифоров, Б.Н.Мельников // Технология текстильной промышленности. – 2007. – № 2 (297).-С.93-97.

- Циркина О.Г. Фиксация активных красителей на хлопчатобумажных тканях в поле токов высокой частоты: Дис….канд. техн. наук. – Иваново, 1994.

- Богдановская В.А. Влияние электрохимической обработки на скорость диффузии и сорбцию красителя активного ярко-красного 5С / В. А. Богдановская, А.Г. Захаров, С.Н. Петрова, М.Р. Тарасевич // Химия и химическая технология. – 1993. – Т. 36, вып. 3. – С. 93-97.

- Куликов В.В. Крашение активными красителями с использованием электропереноса / В.В. Куликов, Г.С. Сарибеков // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 1998. – № 1. – С. 113–116.

- Побединский В.С. Применение диэлектрического нагрева в крашении текстильных материалов. / Побединский В.С. – Иваново: ЦНИИТЛегпром, 1990. – 16 с.

- Патент № 51-22551 Япония, МКИ Д06Р 7/00. Опубл. Б. И., 1976, № 19, С. 59

- Патент № 57-42965 Япония, МКИ Д06Р 19/00. Опубл. в РЖХ, 1983, № 16, реф. Т768П, С. 126.

- Valu F., Grigoriu A. // Bul. Inst. Polytechn. IASI. 1974. Vol. 19. № 1-4 P. 97-103.

- Забродин С. А., Мясоедов В. Е. Мельников Б. Н. // В сб. "Труды ИХТИ". Иваново.1976. C. 30-34.

- Perkins W. S, Broughton R. M., Walsh W. K. // Jornal of Soc. Dyers a. Colour. 1992. Vol. 108. № 2 P. 70-73.

- Burkinshaw S., Leicester S., Marshall W. // Textile Month. 1985. №5. p. 17, 19, 21, 28,33.

- Лобанов М. Ю., Побединский В. С. // Текстильная химия. 1995, № 2 С. 101—107.

- Циркина О. Г., Блиничева И. Б., Мельников Б. Н., Никифоров А. Л. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности.- 1994. - №5. - С. 43-46

- Ясуда X. Полимеризация в плазме / Ясуда X. – М., 1988. – 376 с.

- Горберг Б.А. Исследование низкотемпературной плазмы в отделке текстильных материалов / Горберг Б.А., Сахаров В.Л // Текстильная химия. – 1997. – № 1.

- Цыганков А.П. Циклические процессы в химической технологии. Основы безопасности производств / А.П. Цыганков.- М.: Химия, 1988.- 320 с.

- Васильев Г.В. Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности / Г.В. Васильев. - М.: Легкая индустрия, 1976.- 224 с.

- Александров В.И. Очистка сточных вод предприятий легкой и текстильной промышленности от красителей / В.И. Александров, А.А. Захарова, П.А. Гембишкий, О.А. Кручинина // Кожевенно-обувная промышленность.-  2006.- №2.- С. 5-6.

- Кузнецов С.М. Эффективные способы очистки сточных вод текстильной промышлености / С.М. Кузнецов.- М.: Химия, 1992.- 120 с.

- Ильин В. И. Эффективный метод очистки сточных вод текстильных предприятий / В. И. Ильин // Текстильная промышленность.- 2004.- №5.- С.50-51.

- Запольский А.К. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды / А.К. Запольский, А.А. Баран.- Л.: Химия, 1987.- 208 с.

- Кафаров В.В. Очистка сточных вод хлопчатобумажных предприятий / В.В. Кафаров. - Л.: Химия, 1992.- 203 с.

- Артамонов В.В. Технологические схемы очистки сточных вод / В.В. Артамонов, Т.В. Вижевская.- К.: Строитель, 1981. – 186 с.

- Кульский Л.А. Технология очистки природных вод / Л.А. Кульский, П.П. Строкач.- К.: Вища школа, 1994.- 648 с.

- Кожанов В.Б. Комбинированные методы очистки сточных вод / В.Б. Кожанов // Химия и технология воды.- 1993.- №1.- С. 51-53.

- Мамедов Н.М. Основы общей экологии / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н. Глазачев / Под ред. Дж.О.М. Бокриса, М.: Химия, 1998. - 254 с.

- Баран Б.А. Антропогенное загрязнение воды и способы ее очистки  / Б.А. Баран, Г.Т. Бубенщикова // Вісник Хмельницького національного університету.- 2010.- №2.- С.234-237.

- Романенко Н.Г. Оптимізація витрати води у фарбуванні тканин / Н.Г. Романенко, В.Г. Рябцев, А.В. Сисоєнко, Н.В. Соколова // Легка промисловість.- 2001.-  №1.- С. 21-25.

- Романенко Н.Г. Водоспоживання текстильних підприємств та його вплив на собівартість обробки текстильних матеріалів / Н.Г. Романенко, Ю.В. Черній, М.А. Розломій // Легка промисловість.- 2001.- №4.- С. 9-13.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая Химия промышленных сточных вод / Ю.Ю. Лурье. - М.: Химия,1984.- 325 с.

- Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология / Н.Ф. Возная. - М.: Высшая школа, 1979.- 340 с.

- Краснобородько И.Г. Деструктивная очистка сточных вод от красителей/ И.Г. Краснобородько.- Л.: Химия, 1988.- 192 с.

- Ефимов А.Я. Очистка сточных вод предприятий легкой промышленности / А.Я. Ефимов, И.М. Таварткиладзе, Л.И. Ткаченко. - К.: Техніка, 1985.- 230 с.

- Монгайт Я.И. Тепловая обработка осадков сточных вод / Я.И. Монгайт, М.И. Гаврилов, В.П. Шерстнев. - М.: Стройиздат, 1981.- 92 с.

- Ливке В.А. Биологическая очистка промышленных и городских сточных вод / В.А. Ливке, В.А. Губернаторова, Е.Ф. Рязанцева, О.Г. Заика // Хімічна промисловість України.-2000.- № 1-2..- С.89-98.

- Юткин Л.Ю. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности / Л.Ю. Юткин. - Л.: Машиностроение, 1986.-344 с.

- Бабенков Ю.Д. Очистка воды коагулянтами / Е.Д. Бабенко. - М.: Наука, 1977. - 221 с.

- Когановский А.М. Физико-химические методы очистки от ПАВ / А.М. Когановский, Н.А. Клименко.-К.: Наукова думка, 1974.- 226 с.

- Мамченко А.В. Кислотно-основные свойства полистирольных анионитов с третичными аминогруппами / А.В. Мамченко, Л.Г. Чернова // Химия и технология воды.- 2002.- т. 24.- № 4.- С. 352-358.

- Пушкарев В.В. Физико-химические особенности очистки сточных вод от ПАВ / В.В. Пушкарев, Д.И Трофимов. - М.: Наука, 1975. - 324 с.

- Павлов Н.Н. Исследование возможностей способа щелочной очистки сточных вод отделочных предприятий от ионов хрома (III) / Н.Н. Павлов В.В., Павлова, Э.А. Родионова, Л.В. Коробко // Технология текстильной промышленности.- 2000.- № 5.- С. 24-29.

- Лурье Ю.Г. Унифицированные методы анализа вод / Ю.Г. Лурье. - М.: Химия, 1971. - 332 с.

- Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности / Л.И. Шмидт, В.А. Проскуряков. - Л.: Химия, 1977. - 266 с.

- Скрылев Л.Д. Гетерокоагуляционная модель процесса флотационной очистки сточных вод загрязненных тонкоэмульгированными органическими веществами / Л.Д. Скрылев, Т.Л. Скрылева, Т.В. Небеснова // Химия и химическая технолгия.- 2004.- Т.47.- вып.10.- С.31-33.

- Стельмашук В.А. Сорбция гумусовых веществ аниионитами из нейтральных водных растворов / В.А. Стельмашук, Л.А. Савчина // Химия и технология воды.- 2002.- т. 24.- № 4.- С.372-380.

- Кожанов В.Ф. Озонирование воды / В.Ф. Кожанов, И.В. Кожанов . - М.: Стройиздат, 1974. - 150 с.

- Зинатулина Н.М. Физико-химические методы обезвреживания сточных вод / Н.М. Зинатулина, Г.И. Ханина, О.А. Коваленко, Н.В. Гудзь // Хімічна промисловість України.- 2000.- № 1-2. –С.26-31

- Исаев А.В. Влияние давления кислорода на электрохимическую очистку сточных вод от органических красителей / А.В. Исаев, З.М. Алиев, Ш.У. Расулова // Текстильная промышленность.- 2008.- №4.- С. 12-14.

- Гликин М.А. Обезвреживание жидких и твердых промышленных отходов аэрозольным катализом / М.А. Гликин, Д.А. Кутакова, Е.М. Принь, И.М. Гликина // Хімічна промисловість України.- 2000.- № 1-2. С.80-88.

- Мациев А.И. Очистка сточных вод флотацией / А.И. Мациев. - К.: Будівельник, 1973. - 130 с.

- Харламова Т.А. Очистка сточных вод от красителей электролизом под давлением / Т.А. Харламова, З.М. Алиев, А.Г. Исаев // Химия и химическая технология.- 2004.- т. 49.- Вып. 9.- С. 56-57.

- Кручинина Н.Е. Обесцвечивание красителей в сточных водах электрохимическим окислением / Н.Е. Кручинина, М.В. Габленко, Н.А. Тимашева, А. Шалбак // Безопасность в техносфере.- 2009.- №1.- С. 10-14.

- Куракина Е. А. Электрохимическая очистка сточных вод от красителей / Е.А. Куракина, Е.В. Носкова, С.А. Никольская // Сборник материалов. Иваново: Изд-во ИГТА.- 2003.- С. 275–276.

- Мальований М.С., Леськів Г.З., Петрушка І.М., Одноріг З.С. Адсорбційне очищення стоків від синтетичних барвників. Технологічні аспекти // Хімічна промисловість України.- 2007.-  № 3.-  С. 49-51.

- Васильев Г.В. Очистка сточных вод красильно-отделочных предприятий / Г.В.Васильев, Ю.М. Ласков, В.Г. Васильев.- М.:1972.- 50 с.

- Мальцева В.С. Экстракционное концентрирование промышленных красителей из сточных вод / В.С. Мальцева, Ф.Ф. Ниязи, М.Г. Деменкова, Т.Ю. Валюкевич // Химия и химическая технология.-  2003.-  т.46.- вып. 4.-  С. 32-34.

- Приймак О.В. Електрокоагуляційне очищення води та водних розчинів для енергоресурсоефективних текстильних технологій/ О.В. Приймак // Легка промисловість.-  2009.-  №2.-  С. 32-33.

- Пыркова М.В. Извлечение анионных красителей из сточных вод сорбцией на модифицированном клиноптиолите / М.В. Пыркова, С.Ф. Садова, П.А. Гембицкий, В.А. Никашииа  // Текстильная промышленность.- 2002.-   №2.- С. 27-28.

- Баклан В.Ю. Разработка электрокоагуляционной технологии очистки сточных вод / В.Ю. Баклан, Г.В. Радыгин, С.Н. Гонопольский, Н.А. шустер, А.И. Рукицкий, Ф.В. Макордей, В.Ф. Хитрич, Т.И.Пономаренко / Химия и технология воды.-  1994.- Т.16-  № 3.-  С.134-137.

- Владимирова Т.В. Выбор способа глубокой очистки сточных вод текстильных фабрик от анионных поверхностно-активных веществ / Т.В. Владимирова, Е.П. Гришина // Технология текстильной промышленности.- 2001.- № 4.- С. 36-39.

- Пономарев М. И. Очистка окрашенных сточных вод текстильных предприятий. Утилизация концентрированных сточных вод, содержащих органические красители / М.И. Пономарев, О.Р. Шендрик, И,Б. Иваненко, М.Н. Ворожбитова, С.Ю. Жердева // Химия и технология воды.-  1994.-  т. 16.-  № 2.-  С. 180-185.

- Гончарук В.В. Фотохимическое окисление компонентов сточных вод предприятий текстильной промышленности / В.В. Гончарук, Е.Г. Соложенко, Н.М. Соболева, А.А. Носонович, В.Г. Скляров / Химия и технология воды.-  1993.-  Т. 15.-  № 4.-  С. 264-269.

- Бабрук М.М. Використання сапоніту для очищення стічних вод від барвників. / М.М. Бабрук, О.Ф. Алексеєв, І.М. Астрелін / Восточно-Европейский журнал передовых технологий.-  2009.-  № 5.-  С. 41-44.

- Малахов И.А. Реагентная очистка сточных вод, используемых в системах оборотного водоснабжения // И.А Малахов, О.Ф Ошуркова, Л. Н. Полетаев, Иннаб Айхам // Химии u технология воды.-1994, т. 16.- №3. - С. 282-286.

- Зубкова Ю.Н. Извлечение некоторых красителей модифицированными  буроугольными сорбентами / Ю.Н. Зубкова, В.Л. Басенкова, М.В. Гнеденко //  Хімічна промисловість України.-  2002.-  № 6.-  С. 20-23.

- Иваненко И. Б. Очистка окрашенных сточных вод текстильных предприятий. Баромембранное концентрирование отработанных ванн крашения / И.Б. Иваненко, О.Р. Шендрик, М.И. Пономарев, И.А Сапожников // Химия и технология воды.-  1993.-  т. 15.-  № 9-10.-  С. 641-646.

- Мамченко А.В. Комплексный реагент для очистки сточных вод. Коагуляционные свойства / А.В. Мамченко, Н.Г. Герасименко, И.И. Дешко, В.М. Пустовит, Т.А. Пахарь / Хімічна промисловість України.-  2007.-  № 3.-  С. 46-49.

- Юнусов Х.Б. Совершенствование технологии озонирования при очистке сточных вод / Х.Б. Юнусов // Текстильная промышленность.-  2008.-  № 4.-  С. 15-21.

- Козлов В.В. Разработка и использование системы оборотного водоснабжения в технологии сернистого крашения тканей / В.В. Козлов, Н.С. Зуйкова // Технология текстильной промышленности.- 1998.- № 2.- С. 23-38.

- Яковлев С.В. Замкнутые системы водопользования на предприятиях легкой промышленности / С.В. Яковлев, Л.А. Алферова // Текстильная промышленность.- 1996.- №5.- С. 38-40.

- Бешевли С.В. Определение содержания хлорид-ионов в технологических растворах красильно-отделочного производства / С.В. Бешевли, Л.Н. Быкова, А.Е. Третьякова // Технология текстильной промышленности.- 1999.- № 5.- С. 50-53..

- Викторов М.М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты / Викторов М. М. – Л. : Химия, 1977. – 360 с.

- Беленький Л.И. Технологические расчеты в химической технологии волокнистых материалов : учеб. пособие для текст. вузов / Беленький Л.И., Росинская Ц.Я.,  Мельников Б.Н. ; под ред. Л.И. Беленького. – [2-е изд.]. – М. : Высш.школа, 1985. – 240 с.

- Лабораторный практикум по химической технологии текстильных материалов: учебное пособие для вузов / [Т.С. Новорадовская и др.]; под ред. Г.Е. Кричевского. – М.: 1994. – 397 с.

- Мельников Б.Н. Лабораторный практикум по применению красителей: Учеб. пособие для студентов вузов / Б.Н. Мельников, И.Б. Блиничева, М. Н. Кириллова. - М.: Легкая индустрия, 1972. - 246 с.

- Лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов. Учеб. пособие для студентов вузов текстильной промышлености / М.В. Корчагин, Н.М. Соколова, И.А. Шиканова и др. - М.: «Легкая индустрия», 1976. - 352 с.

- Маркова О.Ю. Исследование свойств активных бифункциональных красителей с целью разработки рациональных условий их применения: автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: 05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья: Москва – 2010. – 205 с.

- Zisman W.A. Relation of the equilibrium contact angle to liquid and solid constitution / W.A. Zisman // Adv. Chem. Ser. – 1964. – Vol. 43, №1. – P. 1-17.

- Практические работы по физической химии: Учебное пособие / Под ред. К.П. Мищенко, А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. - СПб.: Профессия, 2002. - 384 с.

- Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. М.: Хими“,1985. – 512 с.

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение (волокна и нити) /         Г.Н. Кукин, Л.Н. Соловьев, Л.И. Кобляков. – М.: Легпромбытиздат, 1989. –   352 с.

- Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению : ГОСТ 9733.27–83. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 4 с.

- Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам : ГОСТ 9733.4 –83. – М. : Издательство стандартов, 1983. – 4 с.

- Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности) / В.Б. Тихомиров – М.: Легкая индустрия, 1974. – 264 с.

- Виноградов Ю.С. Математическая статистика и ее применение в текстильной и легкой промышленности / Ю.С. Виноградов. - М.: Легкая индустрия, 1970. – 370 с.

- Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента: Справочное пособие / Л.З. Румшиский. – М.: Наука, 1971. – 192 с.

- Тихомиров В.Б. Математические методы планирования эксперимента при изучении нетканых материалов / В.Б. Тихомиров. - М.: Легкая индустрия, 1968.-156 с.

- Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М.С. Винарский, М.В. Лурье. - К.: Техника, 1975.- 168 с.

- Ахназарова С.Л. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Монография / Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. – М.: Высшая школа, 1978. – 320 с.

- Реутов О. «Теоретические основы органической химии» из-во МГУ 1964 г.

- Lewis D.M. The dyies of woll with reactiva dyes./ J. Soc. Dyers a. Colour., 1982, 98, № 5-6, Р. 165-175.

- Lewis D.M. Colour and Textile Chemistry – a Lucky CareerChoice. / AATCC, 2008.

- Fujioka S., Abeta S. Development of novel reactive dyes with a mixed bifunctional reactive system. // Dyes and Pigments. – 1982.- 3. - № 4. – С. 281-293.

- Чекалин М.А., Мур В.И. Активные красители для натуральных волокон.// Химическая промышленность. – 1981. - № 10 – С. 585-588.

- Waring D.R. Dyes for Cellulosic Fibers. in: “The Chemistry and Application of Dyes”(Waring, D.R. and Hallas, G.,eds), Plenum Press. New York, 1990.- Р. 49-62.

- Shore J. Colorants ad Auxiliaries. V. 1-Colorants/ Society of Dyes and Colourists, 1990. - Р.307-337.

- Шюндехютте К.Х. Хромофорные системы активных красителей. В кн.: Химия синтетических красителей. - т. 6. // Л.: - 1977.- С. 158-244.

- Карпов В.В. Активные красители. Особенности химического строения и способов применения. // Рынок легкой промышленности, 2006.- .№47. –С.14-21.

- Калонтаров И.Я. Свойства и методы применения активных красителей. // Душанбе. – Издательсвто «Дониш». – 1970.- С.26-29.

- Abeta S/ et. all. The news bifunctional Reactive Dyes for Cellulose Fibres || Dyes and Pigments. - 1983. - №4. – Р. 262-269.

- Кочергин А.Б., Разуваев А.В. Экономичная гамма бифункциональных активных красителей.// Текстильная химия, 2004. - №5. - 
С. 21-28.

- Садов Ф.И. Диффузионные свойства активных красителей / Ф.И. Садов, Г.Е. Кричевский, И.М. Мовшович // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 1969. – № 3. – С. 88-91.

- Балашова Т.Д. Исследование процесса промывки тканей окрашенных активными красителями. Кандидатская диссертация. М., МТИ, 1963.-  156 с.

- Куликова М.А. Исследование зависимости между состоянием активных красителей в растворе и кинетикой фиксации активных красителей целлюлозными волокнами. Кандидатская диссертация. М., МТИ, 1975.

- Ковалева Л.Ф. Исследование закономерностей десорбции активных красителей с целлюлозных волокон. Кандидатская диссертация. М., МТИ, 1977

- Capponi М., Senn R. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1966, 82, p. 813.

- Capponi M., Senn R. Chimia, 1963, 19, S. 271-285.

- Marshall W. - «Textilveredl», 1969, 4, S. 679-690.

- Sumner H., Taylor B. - «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1967, 83, p. 445-450.

- Rys P., Zollinger H. - «Helv.», 1966, 49, S. 1406-1407.

- Sumner H. - «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1960, 76, 672—678.

- Садов Ф.И. Влияние вспомогательных веществ на процесс десорбции гидролизованных активных красителей с окрашенных целлюлозных тканей / Ф.И. Садов, Т.Д. Балашова // Текстильная промышленность. –1964. – № 2. – с. 58-61.

- Чекалин М.А. О реакции активных красителей с целлюлозой / М.А. Чекалин // Текстильная промышленность. – 1963. – №8. – С.67-72.

- Hildebrand D. – «Melliand Техtilber.», 1968, 49, S. 67-76.

- Capponi М., Barthold А. - «Техtil-Praxis», 1962, 17, S. 155-162; 255-259.

- Bohnert Е., Weingarten R. - «Melliand Техtilber.», 1959, 40, S. 1036-1042.

- Melnikov В. N., Blinicheva I. B. Colourage, annual, 1973, 24,. p. 47-49.

- Parsons B. Colourage, annual 1973, 24, p. 1-14.

- . Frohlich H. «Z. ges. Text.», 1961, 63, S. 47-51.

- Gerber H., Ulschofer U. - «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1974, 90 p. 60-66.

- Beckmann W., Hildebrand D. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1965, 81, p. 11-16.

- Shore J. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1969, 85, p. 14-22.

- Jngamells W., Sumner Н., Williams G. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1962, 78, p. 274-280.

- Ackermann W., Dussy P. – «Melliand Textilber.», 1961, 42, S. 1167-1172.

- Horrobin S. – «J. Chem. Soc.», 1963, p. 4130-4137.

- Aspland J., Jonson A. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1965, 81, p. 425-430, p. 477-485.

- Rys P., Zollinger H. – «Textile Chemist Colorist», 1974, 6, p. 62-67.

- Shore J. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1968, 84, p. 413-420.

- Shore J. – «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1968, 84, p. 545-555.

- Bitter В., Zollinger H. – «Angew. Chemie», 1958, 70, S. 246-247.

- Zollinger H. – «Angew. Chemie», 1961, 73, S. 125-136.

- Калонтаров И. Я. Исследование в области теории процессов крашения активными красителями и образования структурно-окрашенных синтетических волокон. Докторская диссертация. Л., ЛЙТЛП, 1973.

- Bohnert E. — «J. Soc. Dyers a. Colour.)), 1959, 75, p. 581—585.

- Кричевский Г.E. Кинетика щелочного гидролиза активных красителей, производных сернокислых эфиров β-оксиэтилсульфонов./ Г.E. Кричевский, С.Г. Макина // журнал прикладной химии.-  1972 .- с. 2277-2281.

- Кричевский Г. Е. Методы расчета констант скорости образования, гидролиза и алкоголиза четвертичной аммониевой соли монохлортриазинового красителя и третичного амина / Г.Е. Кричевский, Марви, Ф.И. Садов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1971. – № 3. – с. 100-105.

- Beech W. Fibre Reactive Dyes.  Logos Press, London, 1970. 399 p.

- The Chemistry of Syntetic Dyes. Volum VI. Reactive Dyes. Editid by Venkataraman K. Academic Press, New York, London, 1972. 463 p.

- Lukos A., Ornaf W. Barwniki Reaktywn. Wydawnietwo Przemyslu Lekkiego i Spozywezego, Warsaw, 1966. 632 p.

- Мельников Б.Н. Применение красителей / Б.Н. Мельников, П.В. Морыганов.– М.: Легкая индустрия, 1971. - 264 с.

- Морыганов А.П. Исследование процесса фиксации дисперсных красителей на тканях из химических волокон в парах азеотропных смесей органических растворителей и воды / А.П. Морыганов, И.В. Блиничева, Б.Н. Мельников, Л.И. Гандурин // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1977. – №1(115). – С.60-64.

- Блиничева И.Б. Сопоставление различных способов фиксации дисперсных красителей на тканях из триацетатных и полиэфирных волокнах / И.Б. Блиничева, Б.Н. Мельников, А.А. Колычева, А.П. Морыганов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1975. – №4(106). – С.70-74

- Афиногенова А.П. Исследование влияния температуры и гидрофильных органических растворителей на скорость процесса крашения полиэтилентерефталата дисперсными красителями / А.П. Афиногенова, И.В. Блиничева // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1972. – №1(86). – С.94-98.

- Баранцев В.М. Специфика фиксации активных дисперсных красителей на хлопколавсановых тканях / В.М. Баранцев, Н.Д. Олтаржевская, Г.Е.Кричевский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1985. – №6(168). – С.56-59.

- Гомбкете Я. Оценка состояния активных красителей в целлюлозных субстратах методом электронной микроскопии / Я. Гомбкете, Г.Е.Кричевский, Т.В. Бажбеук-Меликова // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1977. – №3(117). – С.76-79.

- Кирилов Е.А. Исследование начальной влажности ткани и катализаторов на фиксацию кубовых красителей / Е.А. Кириллов, Б.Н. Мельников // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1974. – №1(98). – С.80-81.

- Кричевский Г.Е. Математическое описание одностадийного способа печатания активными красителями / Г.Е. Кричевский, И.И. Заславский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1981. – №1(114). – С.139.

- Кричевский Г.Е. Непрерывные способы крашения тканей из целлюлозных волокон дихлорттриазиновыми активными красителями / Г.Е. Кричевский, Ф.И. Садов // Текстильная промышленность. – 1962. – №1. – С.48-52.

- Кричевский Г.Е. Светостойкость активных красителей / Г.Е.Кричевский // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1973. – №4(95). – С.87-90.

- Шилова Г.И. Общая модель кинетики крашения с учетом сопротивления пограничного слоя / Г.И. Шилова, Б.Н. Мельников // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1972. – №6(108). – С.76-80.

- Буринская А.А., Крашение текстильных материалов в присутствии свободнорадикальных интенсификаторов / А.А. Буринская, В. Кхадур, С.А. Захаренков. // Вестник Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна. – 2012. – №1. – С.25-29.

- Крестов А.Г. Термодинамика ионных процессов в растворах- 2-е изд. перераб./ Г.А. Крестов. - Л.: Химия, 1984.-272 с

- Григорян Л.Э. Влияние токов СВЧ на физико-механические свойства хлопчатобумажных  тканей и надмолекулярную структуру целлюлозы / Л.Э. Григорян, С.М. Губина, А.Е. Завадский, Б.Н. Мельников // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1990. – №1(193). – С.57-60.

- Мадрахимов К.А. Изучение процесса крашения натурального шелка основными и кислотными красителями в неводных средах с инициирующими веществами / К.А. Мадрахимов, Д. Ишанходжаева, И.П. Степанцева, Б.Э. Геллер // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1974. – №1(98). – С.96-100.

- Матвеев Д.С. Отделка и крашение хлопчатобумажных и штапельных тканей /  Д.С. Матвеев – Ивановское книжное издательство, 1961. - 221 с

- Артеменко А.И. Основы теории органической химии / А.И. Артеменко.– М.: ВЛАДОС, 2001 - 160 с.

- Карапетьянц М.Х. Введение в теорию химических процессов: Учебное пособие для вузов.- 3-е изд. перераб. и доп./ М.Х. Карапетьянц. - М.: Высшая школа, 1981.-333 с.

- Лилич Л.С. Растворы в неорганической химии/ Л.С. Лилич, М.К. Хрипун. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1984.-159 с.

- Дерягин Б.В. Поверхностные силы/ Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. - М.: Наука, 1985. – 399 с

- Измайлов Н.А. Электрохимия растворов /Н.А. Измайлов. - М.: Химия, 1956. - 577 с.

- Фиалков Ю.Я. Влияние растворителя на термодинамику процесса ионной ассоциации / Ю.Я. Фиалков, В.Л. Чумак // Украинский химичекий журнал. – 1997. – Т.63 – №5-6. – С.26-33..

- Кнорре Д.Г. Физическая химия / Д.Г. Кнорре, Л.Ф. Крылова, В.С. Мукантов. - М: Высшая школа, 1990. - 416 с.

- Красовский И.В. Физическая и коллоидная химия / И.В. Красовский, Е.И. Вайль, В.Д. Безуглый – К.: Вища школа, 1983. - 352 с.

- Лебідь В.І. Фізична хімія / В.І. Лебідь. -Харків.: Гімназія, 2005. - 478 с.

- Стромберг А.Г. Физическая химия / А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко.– М.: Высшая школа, 1973. - 480 с.

- Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. / Д.А. Фридрихсберг. - М.: Химия, 1974. - 352 с.

- Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. / В.Г.Фролов - М.: Химия, 1982. - 400 с.

- Петров А.А. Органическая химия/ А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко. - М.: Высшая школа, 1981. - 592 с.

- Писаренко А.П.. Курс органической химии/ А.П. Писаренко, З.Я. Хавин.– М.: Высшая школа, 1974. - 507 с.

- Перекалин В.В.. Органическая химия/ В.В. Перекалин, С.А. Зонис. [Под ред Б.А. Порай-Кошица].– М.: Просвещение, 1966. – 660с.

- Глубиш П.А. Применение полимеров акриловой кислоты и ее производных в текстильной и легкой промышленности / П.А. Глубиш. - М.: Легкая индустрия, 1975. - 205 с.

- Фиалков Ю. Я. Растворитель как средство управления химическим процессом / Ю. Я. Фиалков. – Л.: Химия, 1990. – 240 с.

- Ахадов Я. Ю. Диэлектрические свойства чистых жидкостей / Я. Ю. Ахадов. – М.: Изд-во стандартов, 1972. – 412 с.

- Харнед Г. Физическая химия растворов электролитов / Г. Харнед, Б. М. Оуэн. – ИИЛ, 1952. – 630 с.

- Бондарев В.В. Взаимосвязь термодинамических характеристик сольватации, диссоциации и комплексообразования в растворах / В.В. Бондарев // Украинский химический журнал. – 1995. – Т. 61.- №11-12. – С.14-18.

- Каминский Д.М. О диэлектрической проницаемости волокнистой массы / Д.М. Каминский, В.И. Тарабаев // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1973. – №4(95). – С.118-122.

- Adamson A.W. Physical chemistry of surfaces / A.W. Adamson, A.P. Gast. – 1997. – 804 с.

- Физическая химия / Под ред. Б.Н.Никольского. Л.: Химия, 1987. 472 с.

- Физическая химия / Под ред. К.С.Краснова. - М.: Высш. шк., 1982. 687 с.

- Полторак О.М. Термодинамика в физической химии: Учеб / О.М. Полторак. - М.: Высш. шк:, 1991. – 319 с.

- Эмануэль М.Н. Курс химической кинетики: Учеб / М. Н. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. - М.: Высш. шк., 1984. – 463 с.

- Боресков Г.К. Катализ / Г.К. Боресков. Новосибирск: Наука, 1971. – Ч.1,2. – 267 с.

- Дамаскин Б.Б. Электрохимия: Учеб. пособие / Б.Б. Дамаскин, О.А. Петрий – М.: Высш. шк., 1983. – 295 с.

- Бенсон С. Основы химической кинетики / С Бенсон. – М.: Мир, 1964. – 603 с.

- Герасимов Я.И. Курс физической химии: В 2 т. - М.: Госхимиздат, 1963. – Т.1. – 592 с.

- Дуров В.А. Термодинамическая теория растворов неэлектролитов / В.А. Дуров, Е.П. Агеев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 246 с.

- Кондратьев В.Н. Кинетика и механизмы газофазных реакций / В.Н. Кондратьев, Е.Е. Никитин. – М.: Наука, 1974. – 558 с.

- Кондратьев В.Н. Термические бимолекулярные реакции в газах / В.Н. Кондратьев. – М.: Наука, 1976. – 192 с.

- Смирнова Н.А. Методы статистической термодинамики и физической химии: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - М., Высш. шк., 1982. – 456 с.

- Топчиева К.В. Активность и физикохимические свойства высококремнистых цеолитов и цеолитсодержащих катализаторов / К.В. Топчиева, Хо Ши Тхоанг. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 166 с.

- Дамаскив Б.Б. Введение в электрохимическую кинетику: Учеб. пособие / Б.Б. Дамаскив, О.А. Петрий. – М.: Высш. шк., 1983. – 400 с.

- Корыта И. Электрохимия / И. Корыта, И. Дворжак, В. Богачкова. – М.: Мир, 1977. – 472 с.

- 329Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов. Учеб. - М.: Высш. шк., 1984. – 519 с.

- Эткинс П. Физическая химия / П. Эткинс. - М.: Мир, 1980. – Т.1. – 582 с.

- Parsons B. Colourage, annual 1973, 24, p. 1-14.

- Mc. Gregor R., Peters R., Varol K. — «J. Soc. Dyers a. Colour.», 1970, 86, p. 437; 442—445.

- Padhye M. Chemistry and Technology of Reactive Dyes. Colourage annual 1969, p. 115—117.

- Padhye M. Proceedings of a Symposium held of the Departament of Chemical Technologe University of Bombay / M. Padhye, R. Karnik. – 1969. – P. 56-65.

- Ягер К. А. Активные красители Cibacron ls – снижение потребления электролитов в периодическом способе крашение / К. А. Ягер, И. С. Ковш, С. С. Щукин // Текстильная промышленность. – 1997. – № 2. – С. 25–27.

- Копылов В.М. Особенности взаимного влияния растворов солей и соляной кислоты на согидролиз метилхлорсиланов / В.М. Копылов, С.П. Агашков, Г.В. Сункович, П.Л. Приходько // Журнал общей химии. – 1991. – Т.61 – Вып.3. – С.762-769.

- Ковжин Л. А. Кинетика гидролиза ремазолевых красителей / Л. А. Ковжин, А. А. Хархаров // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 1964. – № 2. – С. 100-102.

- Danckwerts P. - «Trans. Farad. Soc», 1951, 47, p. 1014-1023.

- Конькова Т. А. Исследование поведения активных красителей в бинарных смесях при крашении целлюлозных материалов. Кандидатская диссертация. М., МТИ, 1969.

- Gibson J., Lewis DM Seltzer I. Appl.. Polym. Symp., 1971, 18r Р. 419-428.

- Gilchrist A.,  Rattee J. Text. Chem. Color., 1973, 5, Р. 105-108.

- Gilchrist A., Rattee J. Text. Chem. Color., 1974, 6, Р. 153-155.

- Giles C, Rahmann S., Smith D. - «J. Chem. Soc», 1961, Р. 1209-1213.

- Kissa E. «Text. Res. J.», 1969, 39, Р. 734-741.

- Wiederer H., UlrichP. Textilveredl., 1968, 3, Р. 337-344.

- Ulrich P. SVF Fachorgan Textilveredl., 1961, 16, Р. 241-247.

- Шрамек Ю. Применение бумажной хроматографии при анализе текстильных материалов / Ю.Шрамек // Текстильная промышленность. – 1963. – №1. – С.65-72.

- Миронов В.А. Спектроскопия в органической химии / В.А. Миронов, С.А. Янковский. - М.: Химия, 1985. - 232 с.

- Кустанович И.М. Спектральный анализ/ И.М. Кустанович - М.: Высшая школа, 1972. - 352 с.

- Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Л.Беллами. – М.: Издательство зарубежной литературы, 1963. – 591 с.

- Bellamy L.J. The infra-red spectra of complex molecules / L.J. Bellamy. – London: Chapman and Hall, 1975. – pp. 433.

- Физические методы в химии гетероциклических соединений / Под ред. А.Р. Катрицкого. – Москва: Химия, 1966. – 658 с.

- Методы исследований древесины и ее производных / Под ред. Н.Г. Базариновой. – Барнаул: Изд-во Алт. Гос. Ун-та,2002. –26 с.

- Кириллов Е.А. Цветоведение / Е.А. Кириллов.– М.: Легпромбытиздат, 1987. - 128 с.

- Миронова Л.Н. Цветоведение / Л.Н. Миронова – Минск: Высш. шк., 1984.

- Кравцова Т.А. Основы цветоведения: Учеб.-метод. пособ. / Т.А. Кравцова, Т.А. Зайцева, Н.П. Милова – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 64 с.

- Шестернина Г.П. Определение порога цветоразличения как меры цветового различия при установлении промышленных допусков по разнооттеночности / Г.П. Шестернина Н.А. Алявдин, Л.И. Беленький // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1973. – №3(94). – С.94-97.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html