Кузнєцов Олександр Михайлович. Підвищення ефективності доменної плавки за рахунок оптимізації процесу і використання пиловугільного палива : Дис... канд. наук: 05.16.02 - 2006.

Кузнєцов О.М. Підвищення ефективності доменної плавки за рахунок оптимізації процесу і використання пиловугільного палива. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних металів». – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2006. Дисертацію присвячено дослідженню, вдосконаленню і підвищенню ефективності технології доменної плавки із застосуванням комбінованого дуття. Для підвищення ефективності використання додаткових видів палива в технологічних умовах ВАТ «ЄМЗ»: розроблено й освоєно систему оптимізації технології; упроваджено у виробництво нові методи та прилади для поліпшення оперативного технологічного контролю, підвищення стабілізації й оптимізації технології; розроблено і впроваджено технологію промивання горна періодичним змінюванням витрат природного газу; розроблено спосіб підготовки коксу до плавки шляхом висіву з металургійного коксу дрібняку – 32-36 мм, і + 80 мм, дроблення фракції +80 мм, висіву з відсіву та використання в плавці коксового горішка (15-40 мм); обґрунтовано і розраховано для технологічних умов ДП № 5 ВАТ «ЄМЗ» технологію доменної плавки зі вдуванням у горно ПГ і 100-120 кг/т чавуну пиловугільного палива, виготовленого з вугілля марок «Т» і «АС». Основні пропозиції дисертації впроваджені в доменному цеху ВАТ «ЄМЗ»..

У дисертації вирішено важливе науково-технічне завдання щодо вдосконалення технології доменної плавки при застосуванні комбінованого дуття за рахунок оптимізації процесу і використання пиловугільного палива, що дозволяє підвищити частку заміни коксу додатковими паливами до 23,8-36,6 %, знизити собівартість чавуну і підвищити продуктивність доменної печі. Основні наукові положення і результати полягають у наступному: - Установлено, що оптимальне значення часу контакту вюститу і оксиду вуглецю, мінімальне значення показника прямого відновлення вюститу і близька до рівноважного ступінь використання відновлюваного потенціалу горнових газів (для реакції FeО+CO) досягаються при виході відновлюваних газів 750-800 м3/т чавуну. Показано, що перевищення цього рівня виходу відновлюваного газу, зокрема, за рахунок збільшення витрати ПГ, супроводжується зниженням ступеню використання газу, величини коефіцієнта заміни коксу ПГ і ефективності застосування останнього. Викладені розуміння і отримані результати створюють передумови для оптимізації в конкретних технологічних умовах витрати ПГ, виходу відновлюваного газу і процесу відновлення вюститу. - Встановлена кількісна залежність маси затримуваного коксовою насадкою розплаву від ступеня її «засміченості». Показано, що початкова стадія «засміченості» (до 5 % від маси коксу) незначно впливає на величину залишку шлаку. При подальшому збільшенні «засміченості» швидкість зростання залишку в насадці значно збільшується. - Розроблено програму (написану в базі даних Microsoft Access і засновану на статистичному дослідженні й обробці первинної інформації), що дозволяє уточнювати оптимальні значення параметрів при застосуванні комбінованого дуття. Зближення фактичних значень основних технологічних параметрів з оптимальними забезпечує зниження витрати коксу і підвищення продуктивності печі на 2-5 %. - Розроблено і вперше в промисловому масштабі впроваджено на доменних печах ВАТ «ЄМЗ» технологію промивання горна шляхом періодичного скорочення на 50-80 % витрати ПГ під час випуску чавуну з ДП. При цьому в фурмах над чавунними льотками ПГ закривають цілком. Показано, що при використанні зазначеного заходу інтенсифікуються процеси окислення в горні вуглецю коксового дрібняку, графіту та сажі, що забезпечує збереження і відновлення дренажної здатності горна. Фактичний економічний ефект склал 583,5 тис. грн. (період квітень 2002 - березень 2003 г). - Розроблені й освоєні пропозиції, які дозволили підвищити ступінь стабілізації й оптимізації технології доменної плавки при роботі на комбінованому дутті спосіб і пристрій контролю газорозподілу по радіусу колошника з використанням радіальних термозондів; повітряні фурми, які відрізняються від раніше відомих тим, що ПГ подається через 2 патрубки назустріч потоку гарячого дуття, забезпечуючи їхнє краще перемішування. Це дозволило знизити витрату коксу на 1,2- 3,4 %; спосіб підготовки коксу до плавки, що включає відсів з металургійного коксу фракцій – 32-36 мм і +80 мм, дроблення фракції +80 мм, висів з відсіву і введення у піч коксового горішка. - На підставі виконаних розрахунків та аналізу вітчизняного і світового досвіду вперше запропоновані визначальні комплексні параметри, граничними значеннями яких є: рудне навантаження – 5,8 т/т коксу; вихід шлаку – 1000 кг/т коксу; вихід горнового газу – 5000 м3/т коксу; находження дрібняку 5-0 мм із залізорудною шихтою – 250 кг/т коксу; швидкість газу в розпарі – 20 м/с. Ці комплексні параметри дозволяють забезпечити оцінку можливості реалізації розрахункових технологічних режимів із застосування ПВП. - Відповідно до реальних можливостей ВАТ «ЄМЗ» і доменного цеху з урахуванням проектних даних ДП № 5 для забезпечення повної і комплексної компенсації при вдуванні у горно на 1 т чавуну 60-240 кг ПВП запропоновано підвищити частку окатишів у шихті до 70-80 % і основність агломерату до 1,6-2; знизити вміст дрібняку 5-0 мм в окатишах до 2 та агломераті до 8 %; освоїти і впровадити сучасну схему підготовки коксу до плавки; підвищити температуру дуття до 1200 0С і вміст в ньому кисню до 28 %, скоротити або вивести з складу дуття ПГ; підвищити рівень оптимізації і стабілізації технологічного режиму шляхом використання рухливих плит і термозондів на колошнику, периферійних термопар, систематичного дослідження первинної інформації тощо. - Розрахунковим шляхом для умов доменної печі № 5 ВАТ «ЄМЗ» оцінені оптимальні варіанти технології з вдуванням у горно ПГ+ПВП+О2. Показано, що вдування у горно на 1 т чавуну 120 кг ПВП з вугілля марки «Т» і 100 кг із вугілля марки «АС» при реалізації комплексу компенсувальних заходів забезпечить зниження витрати коксу на 118,7-119,3 кг (23,8 %), ПГ – на 40-51,6 м3 (43,9-56,6 %), собівартості чавуну – на 73,5-75 грн., приріст продуктивності – на 10,2-11,3 %. Режими технології доменної плавки з вдуванням на 1 т чавуну 160 і 180 кг ПВП з вугілля марок «Т» і «АС+Г» є більш ефективними, проте можуть бути реалізовані за умов відповідного посилення компенсувальних заходів. Таким чином, застосування ПВП в сполученні із запропонованим комплексом компенсувальних заходів дозволить у технологічних умовах ВАТ «ЄМЗ» підвищити частку заміни коксу додатковими паливами до 23,8-36,6 %, тобто поліпшити цей коефіцієнт в 1,9-2,6 рази порівняно з вдуванням у горно ПГ+ПВП..