Вакулюк Поліна Василівна. Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біанкерними сполуками (БАС) пористих полімерних мембран та вивчення їх функціональних характеристик: дис... канд. техн. наук: 05.17.18 / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2004.

Вакулюк П.В. Розробка процесів фізико-хімічного модифікування біанкерними сполуками (БАС) пористих полімерних мембран та вивчення їх функціональних характеристик. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.18. – мембрани та мембранна технологія. Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, 2004. В дисертації проведені систематичні дослідження процесів фізико-хімічного модифікування трекових поліетилентерефталатних мембран біанкерними сполуками різної хімічної будови. Розроблені методи модифікування трекових мембран шляхом адсорбції на їх поверхні біанкерних поверхнево-активних речовин і отримані заряджені (катіоноактивні, аніоноактивні) та бактерицидні мембрани. Встановлена принципова можливість регулювання розділювальних властивостей трекових мембран методом фізико-хімічної адсорбції на їх поверхні біанкерних поверхнево-активних речовин з водних розчинів різної концентрації. Вивчено вплив фізико-хімічного модифікування на функціональні характеристики мембран. Встановлено, що гідрофілізація і поява заряду на поверхні мембран істотно змінюють ці характеристики, що пов’язано як з характером і величиною адсорбції, так і механізмом розділення речовин різної хімічної природи на модифікованих мембранах. Виконані дослідження з модифікування мембран біанкерними сполуками бактерицидної дії і показано їх високу бактерицидну ефективність протягом тривалого часу (не менше 10 діб). Показано, що трекові мембрани, модифіковані біанкерними сполуками, можуть бути використані в технології очищення та концентрування екстракту білкових фізіологічно активних речовин, зокрема простатилену..

- Вперше проведені систематичні дослідження процесів фізико-хімічного модифікування трекових поліетилентерефталатних мембран біанкерними поверхнево-активними сполуками різної хімічної будови. - Розроблені методи модифікування трекових мембран шляхом адсорбції на них біанкерних поверхнево-активних речовин з їх водних розчинів різної концентрації і отримані заряджені (катіоноактивні, аніоноактивні) та бактерицидні мембрани. - Вперше встановлена принципова можливість регулювання розділювальних властивостей трекових мембран за рахунок фізико-хімічної адсорбції на їх поверхні біанкерних поверхнево-активних речовин. - Вивчено вплив фізико-хімічного модифікування на функціональні характеристики мембран. Встановлено, що гідрофілізація і поява заряду на поверхні мембран істотно змінюють ці характеристики, що пов’язано як з характером і величиною адсорбції, так і механізмом розділення речовин різної хімічної природи на модифікованих мембранах. - Вперше виконані дослідження з модифікування мембран бактерицидними біанкерними сполуками і встановлено високу бактерицидну ефективність модифікованих мембран протягом тривалого часу (не менше 10 діб). - Встановлено, що трекові мембрани, модифіковані біанкерними сполуками, можуть бути використані в технології очищення та концентрування екстракту білкових фізіологічно активних речовин, зокрема простатилену, їх рекомендовано до впровадження на фармацевтичній фірмі “Пептид” (м. Київ)..