Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

# На правах рукописи

УДК 620.22:691.5

ЗОЛОТАРЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНО-КАУЧУКОВЫХ МАСТИК, СТРУКТУРИРОВАННЫХ НАНОПОРОШКАМИ

05.23.05 – строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание научной степени кандидата

технических наук

# Научный руководитель

Кочергин Юрий Сергеевич, доктор технических наук,

профессор

Идентичность всех экземпляров диссертации ПОДТВЕРЖДАЮ: Ученый секретарь специализированного ученого совета Д 12.085.01 кандидат технических наук, доцент Я.В. Назім

Макеевка - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Перечень условных обозначений |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | 13 |
| 1.1. |  | Эпоксидные смолы и материалы на их основе. Применение эпоксидов в строительстве | 13 |
| 1.2. |  | Износостойкость эпоксидных композиционных материалов | 20 |
| 1.2.1 |  | Основные понятия и определения трибологических характеристик материалов | 20 |
| 1.2.2 |  | Износостойкость материалов на основе эпоксидных смол | 24 |
| 1.3. |  | Модификация ЭП – эффективный метод их упрочнения | 36 |
| 1.4. |  | Нанотехнологии и полимерные нанокомпозиты | 42 |
| 1.4.1 |  | Нанотехнологии – перспективный путь развития науки и техники | 42 |
| 1.4.2 |  | Эпоксидные нанокомпозиты | 44 |
| 1.5. Выводы по разделу 1 |  |  | 49 |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  | 52 |
| 2.1. | Закономерности формирования структуры и физико-механических свойств эпоксидно-каучуковых мастик, усиленных каучуками и наполнителями |  | 52 |
| 2.2. | Программа экспериментальных исследований |  | 59 |
| 2.3. Выводы по разделу 2 |  |  | 60 |
| РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  | 62 |
| 3.1. | Характеристика материалов, принятых для исследований |  | 62 |
| 3.2. | Методы исследования |  | 66 |
| 3.3. Выводы по разделу 3 |  |  | 68 |
| РАЗДЕЛ 4. ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НА ИЗНОС ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | 70 |
| 4.1 | Влияние молекулярной массы эпоксидных смол на износостойкость полимеров на их основе |  | 70 |
| 4.2. | Влияние разбавителей на износостойкость эпоксидных полимеров |  | 73 |
| 4.3. | Регулирование износостойкости эпоксидно-каучуковых мастик с помощью минеральных дисперсных наполнителей |  | 76 |
| 4.4. | Свойства эпоксидных полимеров, модифицированных жидкими реакционноспособными каучуками |  | 78 |
| 4.5. | Свойства эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров, содержащих эпокситиирановое производное бензимидазолона-2 |  | 93 |
| 4.6. | Влияние термостарения и жидких сред на износостойкость и деформационно-прочностные свойства эпоксидно-каучуковых мастик |  | 100 |
| 4.7. Выводы по разделу 4 |  |  | 103 |
| РАЗДЕЛ 5. СВОЙСТВА ЭПОКСИДНО-КАУЧУКОВЫХ МАСТИК, НАПОЛНЕННЫХ НАНОПОРОШКАМИ |  |  | 107 |
| 5.1 Выводы по разделу 5 |  |  | 117 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |  | 118 |
| 6.1. | Разработка составов эпоксидно-каучуковых мастик для защиты от ис-тирания и износа строительных конструкций, оборудования и машин |  | 118 |
| 6.2. | Рекомендации по производству и применению эпоксидно-каучуковых мастик для устройства слоев износа наливных полов промышленных и общественных зданий и технологического оборудования от износа |  | 131 |
| 6.3. Выводы по разделу 6 |  |  | 163 |
| ВЫВОДЫ |  |  | 164 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  | 166 |
| Приложение А. Технические условия на клей универсальный с повышенными физико-механическими свойствами марки УП-5-246С эпоксидный. |  |  | 194 |
| Приложение Б. Расчет фактической экономической эффективности внедрения композиции для монолитного покрытия, построенного в ООО «Донстройкомплект» |  |  | 212 |
| Приложение В. Справка о внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс в ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского |  |  | 220 |
| Приложение Г. Справка о внедрении результатов диссертационной работы В.В. Золотаревой |  |  | 221 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЭО 	– эпоксидный олигомер;

ЭП 	– эпоксидный полимер;

ЭС 	– эпоксидная смола;

ЭК – эпоксидный композит;

НТ     – нанотехнология;

НМ    – наноматериал;

НК     – нанокомпозит;

ЭТБИ – эпокситиирановое производное бензимидазолона;

С        – концентрация;

ММ 	– молекулярная масса;

J         –  истирание;

ρ        – плотность;

Тс 	– температура стеклования;

σр 	– прочность при растяжении;

εр 	– деформация при разрыве;

Е 	– модуль упругости;

σсж 	– прочность при сжатии;

a        – удельная ударная вязкость;

Ар 	– работа разрушения;

Мс     –  молекулярная масса участка цепи между углами сшивки;

nc          –    плотность узлов химической сетки;

Ев.э.    – модуль высокоэластичности;

tg δ 	– тангенс угла механических потерь;

Е' 	– динамический модуль упругости;

Е'' 	– модуль потерь;

Тсн 	– температура начального участка перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние;

Тск 	– температура конечного участка перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние;

Тtqδм	– температура максимума тангенса угла механических потерь;

ТЕ''м 	– температура максимума модуля потерь;

NA	– число Авогадро;

∆Vі   – вандерваальсовый объем молекулы;

Q      – тепловой эффект реакции отверждения;

Тн  – температура начала отверждения;

Тм  – температура максимальной скорости отверждения;

χ23*  – параметр термодинамического взаимодействия.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В  настоящее время потери на трение составляют до 30 % потребляемой в мире энергии, а расходы на устранение преждевременного износа строительных конструкций для пола, машин и сооружений достигают до 2 % валового национального продукта промышленно развитых стран. В связи с этим актуальной задачей является разработка новых строительных износостойких конструкционных материалов для устройства слоев износа с целью повышения износостойкости и увеличение срока службы строительных конструкций, машин и механизмов.

Среди материалов, обеспечивающих повышение износостойкости, все более заметную роль играют полимеры и композиционные материалы на их основе, в частности композиты на основе эпоксидных смол, что обусловлено их высокими физико-механическими и адгезионными свойствами и достаточно хорошими трибологическими характеристиками. Для повышения статической и динамической прочности, деформационной способности, ударо- и вибростойкости все шире используют модификацию эпоксидных полимеров жидкими каучуками, представляющими собой карбоксильные бутадиеновые олигомеры. Эффективным способом повышения физико-механических свойств эпоксидных полимеров является получение на их основе нанокомпозитов. Учитывая высокую потребность техники в высокоэффективных износостойких материалах, нами предпринята попытка решения этой важной народно-хозяйственной задачи на основе эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров и нанокомпозитов.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Основные исследования теоретического и прикладного характера осуществлены при выполнении общекафедральных госбюджетных тем кафедры товароведения и экспертизы непродовольственных товаров Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского: «Оценка качества и формирование ассортимента непродовольственных товаров» (номер государственной регистрации Д-2005-5), «Управлением качеством непродовольственных товаров на стадии производства, обращения и эксплуатации» (номер государственной регистрации Д-2008-18), «Разработка перспективного ассортимента непродовольственных товаров и усовершенствование методики оценки их качества» (номер государственной регистрации Д-2011-10),

Целью работы является разработка составов износостойких строительных композиционных материалов на основе эпоксидных полимеров, модифицированных карбоксильными олигобутадиеновыми каучуками и наполненных нанопорошками, на основе установления закономерностей формирования структуры и заданных физико-механических свойств эпоксидно-каучуковых мастик и клеев.

Задачи исследований:

-   определить влияние молекулярной массы эпоксидных смол и режимов отверждения на истирание и износ, основные физико-механические свойства полимеров;

- изучить влияние активных разбавителей, пластификаторов и традиционных наполнителей на истирание, деформационно-прочностные и динамические механические свойства эпоксидно-каучуковых мастик;

- исследовать влияние жидких реакционноспособных каучуков на триботехнические и физико-механические свойства эпоксидных полимеров;

- выяснить возможности регулирования теплостойкости, адгезионных, деформационно-прочностных свойств и истирания эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров с помощью эпокситииранового производного бензимидазолона-2;

- изучить влияние нанопорошков оксида циркония и алюминия на износостойкость, температуру стеклования, физико-механические и адгезионные характеристики эпоксидно-каучуковых мастик и клеев;

-  определить влияние теплового старения и исходных сред на величину износа и деформационно-прочностные свойства эпоксидных полимеров;

- разработать оптимальные составы полимерных композиционных  материалов (мастики и клеи) с улучшенными трибологическими, адгезионными и физико-механическими характеристиками для защиты от износа строительных конструкций и технологического оборудования, машин и механизмов в строительстве, горнодобывающей промышленности, судостроении и ремонте.

Объект исследования: строительные мастики на основе эпоксидных смол и их смесей с жидкими каучуками, наполненные традиционными наполнителями и нанопорошками.

Предмет исследования: закономерности формирования  структуры и комплекса трибологических, деформационно-прочностных, динамических механических и теплофизических свойств строительных композиционных материалов на основе эпоксидных смол и их смесей с жидкими каучуками, наполненных нанопорошками.

Методы исследования. Основные результаты работы получены с применением современных методов исследований: динамического механического анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии обращенной газовой хроматографии и термомеханического анализа. Истирание образцов, адгезионные характеристики и деформационно-прочностные свойства определяли с помощью стандартных гостированных методов.

Научная новизна полученных результатов. Впервые выполнено системное исследование износостойкости и комплекса физико-механических, адгезионных, динамических релаксационных свойств эпоксидных и эпоксидно-каучуковых строительных композиционных материалов (мастик).

– Впервые получено, что, смешение эпоксидных смол различной молекулярной массы позволяет ощутимо снизить износ по сравнению с индивидуальными компонентами смеси, а также с базовой смолой, соответствующей усредненной молекулярной массе смесевой композиции.

– Усовершенствовано влияние модифицирующих добавок карбоксильных олигобутадиеновых каучуков на износостойкость эпоксидных полимеров. Установлено, что износостойкость эпоксидно-каучуковых систем зависит от концентрации каучука, его химической природы и режима отверждения композиции, так  при больших концентрациях каучука (>67 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидной смолы) наблюдается быстрый рост износостойкости композитов. Эффект связан как со степенью совместимости композитов на стадии смешения эпоксидной смолы и каучука, так и степенью фазового разделения эпоксидного и каучукового компонентов в процессе отверждения композиции.

– Впервые получена корреляция между экспериментальными и расчетными значениями износостойкости, а также между концентрационными кривыми истирания мастик и когезионной прочности их при растяжении.

–  Впервые становлено, что введением добавки эпокситииранового про-изводного бензимидазолона можно существенно повысить работоспособность эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров при повышенных температурах при сохранении их адгезионной прочности и стойкости к истиранию.

– Усовершенствована в широком интервале концентраций нанонаполнителей возможность направленного регулирования комплекса трибологических, физико-механических и адгезионных свойств эпоксидно-каучуковых мастик и клеев. Впервые показано, что добавка нанопорошков оксидов циркония и алюминия приводит к значительному росту показателей когезионной прочности и модуля упругости мастики при сравнительно небольшом изменении износостойкости, адгезионной прочности и теплостойкости. Определено распределение микротвердости по поперечному и продольному сечениям образца нанокомпозита.

Практическое значение полученных результатов.  На основании проведенных исследований	разработаны составы эпоксидно-каучуковых нанокомпозитов  и  технология нанесения покрытия для защиты строительного и горношахтного оборудования от износа. Их применение позволяет значительно повысить долговечность наливных полов в промышленных и в общественных зданиях и увеличить ресурс работы динамических турбомашин при действии внешних факторов: гидроабразивной и химически активной сред, кавитации и дополнительного контактно-вибрационного разрушения. Композиция УП-5-246С внедрена в ООО «Донстройкомплект» для защиты от износа наливных полов, на шахте им. Ф.Э.Дзержинского для защиты от износа проточной части корпуса насоса ЦНС 300×480 с положительным эффектом.

Личный вклад соискателя. При выполнении диссертационной работы автором самостоятельно выполнен анализ патентной и научно-технической литературы по теме диссертации. Выполнены экспериментальные исследования, обобщены полученные результаты исследований, сформулированы основные научные положения и выводы, разработана нормативная документация на технологию применения композиции УП-5-246С.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на девятой международной конференции по химии и физико-химии олигомеров «Олигомеры 2005» (г. Одесса, 2005 г.); 25-ой, 26-ой и 27-ой международных конференциях «Композиционные материалы в промышленности» (г. Ялта, 2005 – 2007 гг.), научно-практической конференции «Промышленные и композиционные материалы: технологии, оборудование, применение» (г. Москва, 2006); 6-ой Украинско-польской научной конференции «Полимеры специального назначения» (г. Днепропетровск, 2006); 3-ей международной конференции «Современные проблемы физической химии» (г. Донецк, 2007); 11-ой украинской конференции по высокомолекулярным соединениям (г. Днепропетровск, 2007), Седьмой международной промышленной конференции «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях» (п. Славское, 2007); научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (г.Донецк, 2004 – 2012 гг.); научно-практических семинарах «Качество и защита прав потребителя» (г. Донецк, 2009 – 2011 гг.).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 23 научных статьях, в том числе 8 научных изданиях, включенных в перечень профессиональных изданий Украины (в том числе три статьи единолично), 6 - в материалах и тезисах  украинских и международных научных конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6 разделов, выводов, списка использованных источников.

Общий объем диссертации 222 страницы, в том числе 141 страница основного текста, списка использованных источников на 27 страницах, 25 страниц рисунков и таблиц, полностью занимающих страницу, 29 страниц приложений.

ВЫВОДЫ

1.   Теоретически и экспериментально обоснованы способы получения износостойких композиционных материалов с улучшенными трибологическими,  адгезионными и физико-механическими свойствами на основе эпоксидно-каучуковых полимеров, структурированных нанопорошками оксидов циркония и алюминия.

2.    Определено влияние молекулярной массы эпоксидных смол и режимов отверждения на истирание и основные физико-механические свойства полимеров. Установлено отсутствие прямой взаимосвязи между величиной износа и молекулярной массой эпоксидно-диановой смолы. Выявлено влияние на износ химической природы отвердителя и температурно-временных режимов отверждения. Показано, что смешение эпоксидных смол различной молекулярной массы позволяет ощутимо (на ~50%) снизить износ по сравнению с таковым для индивидуальных компонентов смеси, а также с базовой смолой, соответствующей усредненной молекулярной массе смесевой композиции.

3. Изучено влияние активных разбавителей и традиционных мелкодисперсных наполнителей на истирание, деформационно-прочностные и динамические механические свойства эпоксиполимеров. Установлено, что введение дисперсных наполнителей и разбавителей приводит к снижению износостойкости. Величина эффекта зависит от твердости наполнителя и функциональности разбавителя.

4. Определено влияние модифицирующих добавок тиокола и карбоксильных олигобутадиеновых каучуков на износостойкость эпоксидных полимеров. Установлено, что износостойкость эпоксидно-каучуковых систем зависит от концентрации каучука, его химической природы и режима отверждения композиции. Так  при больших концентрациях карбоксильных олигобутадиеновых каучуков (>67 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидной смолы) наблюдается быстрый рост износостойкости композитов ( в 1,5–2,0 раза). Эффект связан как со степенью совместимости компонентов на стадии смешения эпоксидной смолы и каучука, так и степенью фазового разделения эпоксидного и каучукового компонентов в процессе отверждения композиции. Выявлена корреляция между экспериментальными и расчетными значениями износостойкости, а также между концентрационными кривыми истирания и когезионной прочности при растяжении.

5.  Установлено, что введение добавки эпокситииранового производного бензимидазолона позволяет существенно повысить работоспособность эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров при повышенных температурах при сохранении их высокой адгезионной прочности и стойкости к истиранию.

6.      В широком интервале концентраций нанонаполнителей исследована возможность направленного регулирования комплекса трибологических, физико-механических и адгезионных свойств эпоксидных полимеров. Показано, что добавка нанопорошков оксидов циркония и алюминия приводит к значительному росту показателей когезионной прочности (в 1,8–2,0 раза), деформации при разрыве (в 1,2–1,3 раза) и модуля упругости (в 1,4–1,7 раза) полимера при сравнительно небольшом изменении износостойкости, адгезионной прочности и теплостойкости. Определено распределение микротвердости по поперечному и продольному сечениям образца нанокомпозита.

7.    На основании проведенных исследований	разработаны рекомендации по производству и применению  эпоксидно-каучуковых нанокомпозитов  для защиты строительных конструкций и горношахтного оборудования от износа. Их применение позволяет значительно увеличить ресурс работы полов промышленных и гражданских зданий, динамических турбомашин при действии внешних факторов: гидроабразивной и химически активной сред, кавитации и дополнительного контактно-вибрационного разрушения. Композиция УП-5-246С и технология ее нанесения рекомендована для защиты от износа проточной части корпуса шахтного насоса ЦНСШм  от разрушительного действия высокоминерализованной среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Ли X. Справочное руководство по эпоксидным смолам [Текст] / Х. Ли, К.Невилл:  М.: Энергия, 1973. – 416 с.

- Эпоксидные олигомеры и клеевые композиции [Текст] / Ю.С.Зайцев, Ю.С. Кочергин, М.К. Пактер, Р.В. Кучер. -  Киев: Наук. думка, 1990. – 200 с.

- Химия [Текст]: Энциклопедия /под ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 972 с.

- Кутянин Г.И. Пластические массы и бытовые химические товары: Учебник [Текст] /Георгий Исаакович Кутянин. – М.: Экономика, 1988. – 207 с.

- Пакен А. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы [Текст] / А. Пакен. – М.: Госхимиздат, 1962. – 963 с.

- Бабуренко О.А. Эпоксидные смолы для антикоррозийных материалов фирмы Spolchemie [Текст] / О.А.Батуренко // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2005. - № 10. – С. 27 – 30.

- Мошинский Л.Я. Эпоксидные смолы и отвердители [Текст] / Леонид Яковлевич  Мошинский. – Тель-Авив: Аркадия Пресс Лтд., 1995. – С. 40 – 142.

- Еселев А.Д. Сырьевая база клеев и лакокрасочных материалов [Текст] / А.Д.Еселев, В.А. Бобылев. –Клеи. Герметики. Технологии. – 2012. – № 4. – С. 25 – 31.

- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учебное пособие [Текст] / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С.Головкин [и др.], под ред. А.А.Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. – 560 с.

- Князев В.К. Эпоксидные конструкционные материалы в машиностроении [Текст] / В.К. Князев. – М.: Машиностроение, 1977. – 183 с.

- Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. Кн. 1[Текст] / Под ред. Дж. Любина; Пер. с англ. А.Б. Геллера, М.М. Гельмонта; Под ред. Б.Э. Геллера. – М.: Машиностроение, 1988. – 448 с.

- Тростянская Е.Б. Пластики конструкционного назначения (реактопласты) [Текст] / Елена Борисовна Тростянская. – М.: Химия, 1974. – 304 с.

- Конструкционные материалы [Текст] / под ред. Л.Браутмана, Р.Крока; в 8-ми томах. – М.: Машиностроение, 1978.

- Сабельников В.В. Технология смазвания элементов крионного трубопровода [Текст] / В.В.Сабельников, М.А. Комов, А.В.Самородов// Клеи. Герметики. Технологии. – 2005. – № 1. – С. 16 – 20.

- Кочергин Ю.С. Эпоксидные клеи специального назначения [Текст] / Ю.С.Кочергин, Т.А. Кулик, Т.И. Григоренко // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. – № 3. – С. 3 – 7.

- Петрова А.П. Клеящие материалы: [Справочник] [Текст] / Под ред. Е.Н. Каблова  и С.В. Резниченко – М.: ЗАО «Редакция журнала «Каучук и резина», 2002. – 196 с.

- Каблов Е.Н., Полимерные композиционные материалы для авиационной техники XXI века: создание, исследование, применение [Текст] / Е.Н. Каблов, В.В. Кривонос // Композиционные материалы в промышленности: Материалы 25-ой Международной конференции. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2005. – С. 323 – 325.

- Композиционные материалы [Текст] / Под ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

- Kochergin Yu. S. Special – Puzpose Epoxy Adhesives [Text] / Yu.S. Kochergin, T.A. Kulik, T.I.Grigorenko// Polumer Sci. Str. C. – 2007. – vol.49, №1. – p. 17 – 21.

- Полимерные конструкционные материалы в конструкциях летательных аппаратов [Текст] / Г.М. Гуняев, Г.Ф. Железина, В.В. Кривонос, А.Ф. Румянцев // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать четвертой ежегодной Международной конференции и выставки 31 мая – 4 июня 2004 г. - Ялта – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2004. – С. 272 – 275.

- Кочергин Ю.С. Историческая справка об Украинском научно-исследовательском институте пластических масс [Текст] / Ю.С. Кочергин// Пластические массы. – 2004. - № 6. – С.45 – 46

- Кочергин Ю.С. УкргосНИИпластмасс: достижения, проблемы и перспективы [Текст] / Ю.С. Кочергин// Полимерные материалы на основе эпоксидных, фенольных и других олигомеров: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2006. – С. 3 – 11.

- Высоконаполненные износостойкие электроизоляционные покрытия на основе эпоксидных композитов и мелкодисперсных керамических материалов [Текст] / В.И. Семенов, Б.Н. Живилов, С.Н. Гладких, В.П. Воеводин// Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать восьмой ежегодной Международной конференции и выставки. - Ялта – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2004. – С. 322 – 325.

- Гладких С.Н., Новые заливочные компаунды на основе модифицированных эпоксидных смол [Текст] / С.Н. Гладких, Л.Н. Кузнецова// Авиакосмическая техника и технология. – 2004. – № 3. – С. 14 – 20.

- Гладких С.Н., Новые заливочные и притирочные компаунды на основе модифицированных эпоксидных смол [Текст] / С.Н. Гладких // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. – № 7. – С. 8 – 13.

- Стухляк П.Д. Эпоксидные композиты для защитных покрытий [Текст] / П.Д. Стухляк. – Тернополь: Збруч, 1994. – 177 с.

- Кашицький В.П. Розробка захисних покриттів з підвищенною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічим лаком КО-921. Автореф. дис. к-та техн. наук: 05.02.01 – Луцьк: ЛДТУ, 2066. – 20 с.

- Савчук П.П. Створення багатошарових епоксикомпозийних покрить для роботи в екстремальних умовах [Текст] / П.П. Савчук, М.Д. Мельничук, В.П. Кошицький// Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать восьмой ежегодной Международной конференции и выставки. - Ялта – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. – С. 342.

- Свойства полимерных покрытий для труб большого диаметра [Текст] / А.Ф. Волошкин, В.А. Фирсов, А.В. Боровиков [и др.] // Полимерные материалы на основе эпоксидных, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2004. – С. 84 – 91.

- Хозин В.Г. Усиление эпоксидных полимеров [Текст] / Вадим Григорьевич Хозин. – Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2004. – 446 с.

- Амирова Л.М. Элементоорганические и металлокоординированные эпоксидные полимерные материалы: синтез, свойства и применение [Текст] / Л.М. Амирова. – Казань: ЗАО «Знание», 2003. – 244 с.

- Лапицкий А.В. Эпоксидные полимерные матрицы для высокопрочных и теплостойких композитов [Текст] / А.В. Лапицкий// Клеи. Герметики. Технологии. – 2010. – № 2. – С. 12 – 15.

- Мамот И. Тройная защита [Текст] / И. Мамот// Строительство и реконструкция. – 2004. - № 7. – С. 24.

- http://www.vira.ru/exp/reviews/rynok_polimernykh_sostavov.html

- http://www.alva-trade. com.ua/ news. php.

- http://www.know-house. ru/ info_ news. php.

- Падалка Д. Индустриальный пол [Текст] / Д. Падалка // Строительство и реконструкция. – 2011. - № 8. – С. 21.

- Падалка Д. На гладком основании [Текст] / Д. Падалка // Строительство и реконструкция. – 2010. - № 3. – С. 19.

- Шокал А. Промышляем с полом [Текст] / А.Шокал // Строительство и реконструкция. – 2008. - № 5. – С. 22.

- Маргайлик Е. Применение пластбетонов для ремонта покрытий магистралей и мостов [Текст] / Е. Маргайлик// Строительство и недвижемость. – 2011. -  № 12. – С. 15 - 21.

- Новоселова С.Н. Композиционный материал для восстановления монолитности блоков изделий из мрамора [Текст] / С.Н. Новоселова, Т.К. Углова, О.С.Татаринцева // Эффективность  реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: Материалы Десятой Международной промышленной конференции 18 – 22 февраля 2010 г. п.Славское, Карпаты. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2010. – С. 3 -5.

- Савчук П.П. Особливості використання мультинаповнених полімерматрічних композитів у будівельній галузі [Текст] / П.П. Савчук, О.П. Киселюк// Эффективность  реализации научного, ресурсного и промышленного    потенциала в современных условиях: Материалы Десятой Международной промышленной конференции 18 – 22 февраля 2010 г. п. Славское, Карпаты. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2010. – С. 233 - 234.

- http://www.technoflax. com/ nalivnoj - pol. html

- «Композит» обещает вытеснение стали из автостроения и строительства// Металлургический бюллетень: Информационно-аналитический журнал 5 июля, 2012 г. www. metalbulletin. ru/ publications/ 3740.

- Кадырин К.Л. введение в материаловедение полимеров. Учебное пособие [Текст] / Константин Львович Кадырин. – М.: ИПЦ МИТХТ, 2002. – 100 с.

- Бартенев Г.М. Трение и износ полимеров [Текст] / Г.М. Бартенов, В.В. Лаврентьев. – Ленинград: Химия, 1972. – 240 с.

- Белый В.А. Трение и износ материалов на основе полимеров [Текст] / В.А. Белый, А.И. Свириденок, М.И. Петраковец [и др.].- Минск: Наука и техника, 1976. – 430 с.

- Машков К.Ю. Полимерные композиционные материалы в триботехнике [Текст] / Ю.К. Машков, З.Н. Овчар, М.Ю. Байбарацкая, О.А. Мамаев. – М.: Недра, 2004. – 262 с.

- Марков А.В. Принципы выбора полимерных материалов для изготовления изделий [Текст] / А.В. Марков, С.В. Власов// Полимерные материалы. Изделия. Оборудование. Технологии. – 2004. - № 6-8. – С. 17-19, 26,28.29; 20, 22-24.

- Мышкин Н.К. Тенденции в развитии трибологии [Текст] / Н.К. Мышкин, Д.В. Ткачук, А.И.Свириденок// Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2009. - № 11. - С. 3-10.

- Фарберова И.И. Влияние наполнения и пластификации на износостойкость пластмасс [Текст] / И.И. Фарберова, Б.С. Ратнер // Пластические массы. – 1967. -  № 4. – С. 68 - 71.

- Фарберова И.И. О влиянии некоторых рецептурных и технологических факторов на истирание пластмасс [Текст] / И.И. Фарберова, Б.С. Ратнер, Е.Г. Лурье // Пластические массы. – 1962. - № 9. – С. 35 - 38.

- Фарберова И.И. Влияние состава пластмасс на их износостойкость [Текст] / И.И. Фарберова, Б.С. Ратнер // Пластические массы. – 1967. - № 1. – С. 64 - 67.

- Ратнер С.Б. Физические закономерности прогнозирования работоспособности конструкционных пластических масс [Текст] / С.Б. Ратнер // Пластические массы. – 1990. - № 6. – С. 35 – 48.

- Охлопкова А.Н. Полимерные композиционные материалы триботехнического назначения на основе политетрафторэтилена [Текст] / А.И. Охлопкова, Н.П. Петрова, С.Н. Попов, С.А.Слепцова// Российский химический журнал. – 2008. – Т.LII, № 3. – С. 147 – 152.

- Ананьин С.В. Композиционные материалы. Часть 2: Учебное пособие [Текст] / С.В. Ананьин, Е.С. Ананьева, В.Б. Маркин. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. – 94 с.

- Алентьев А.Ю. Связующие для полимерных композиционных материалов [Текст] / А.Ю.Алентьев, М.Ю. Яблоков. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – 69 с.

- Савин В.Н. Композиционные материалы. Текст лекций [Текст] / В.Н. Савин. – Челябинск: ЮУрГУ, 2010. – 36 с.

- Шорникова О.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов [Текст] / О.Н. Шорникова, Н.В. Максимова, В.В. Авдеев. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – 52 с.

- Шевченко В.Г. Основы физики полимерных композиционных материалов [Текст] / В.Г. Шевченко. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – 99 с.

- Берлин Ал.Ал. Современные полимерные композиционные материалы [Текст] / Ал.Ал. Берлин // Соросовский образовательный журнал. – 1995. - № 1. – С. 57 – 65.

- Ван Кревелен Д.В. Свойства и химическое строение полимеров. Пер. с англ. [Текст] / Под ред. А.Я. Малкина. – М.: Химия, 1976. – 416 с.

- Износостойкие композиты на основе реактопластов: научное издание [Текст] / П.В. Сысоев, М.М. Близнец, А.Л. Зайцев [и др.], Под ред. В.А.Белого. – Минск: Наука и техника, 1987. – 192 с.

- Трение и износ материалов на основе полимеров [Текст] / В.А. Белый, А.И. Свиреденок, М.И. Петроковец, В.Г. Савкин. – Минск: Наука и техника, 1976. – 430 с.

- Хахалина Н.Ф. Композиционные полимерные материалы для направляющих металлорежущих станков [Текст] / Н.Ф. Хахалина, Л.А. Русанова, А.С. Лапидус // Пластические массы. – 1984. - № 6. – С. 20 - 22.

- Евдокимов Ю.А. Результаты исследований антифрикционных свойств группы полимерных композиций, изготовленных на базе эпоксидных смол [Текст] / Ю.А. Евдокимов, Р.С. Барсуков // Механика полимеров. – 1972. - № 1. – С. 87 – 90.

- Крыжановский В.К. Износостойкие реактопласты / В.К.Крыжановский. – Л.: Химия, 1984. – 130 с.

- Крыжановский В.К. Влияние топологической структуры и физического состояния индивидуальных эпоксиполимеров на их трибологические особенности [Текст] / В.К. Крыжановский, О.В. Конова // Трение и износ. – 1993. – Т. 14, № 2. – С. 322 – 327.

- Крыжановский В.К. Износостойкие пресс-материалы на основе модифицированных эпоксидно-новолачных олигомеров [Текст] / В.К. Крыжановский // Пластические массы. – 1982. - № 6. – С.15 – 18.

- Трение и износ полимерных композитов [Текст] / под ред. К.Ф.Редлиха. – Л.: Химия, 1991. – 205 с.

- Сысоев П.В. Деформация и износ полимеров при трении [Текст] / П.В. Сысоев, П.Н. Богданович, А.Д. Лизарев. – Минск: Наука и техника, 1985. – 239 с.

- Сысоев П.В. Антифрикционные эпоксидные композиты в  станкостроении [Текст] / П.В. Сысоев, М.М. Близнец, А.К. Погосян. – Минск: Наука и техника, 1990. – 231 с.

- А.с. 1177 321 СССР, МКИ С09Д 3/58; С08L63/02. Антифрикционная композиция [Текст] / Н.Ф. Хахалина, В.К.Фандеева, Л.А. Русанова, В.Ф.Строганов, Ю.С. Зайцев, А.С. Лапидус (СССР). - № 3654281/23-05: заявл. 31.08.83; опубл. 28.08.85, Бюл. № 33.

- Сагалаев Г.В. Основные принципы создания композиционных полимерных материалов для узлов сухого трения [Текст] / Г.В. Сагалаев, Н.Л.Шелмбель // Фрикционные и антифрикционные пластмассы. – М.: МДНТП, 1975. – С. 22 – 30.

- Логинов В.Т. Применение антифрикционных самосмазывающихся полимерных материалов в узлах трения и механизмов [Текст] / В.Т. Логинов, П.Д. Дерлугян // Пластические массы. – 1990. - № 6. – С. 22 – 25.

- Узлы трения машин: Справочник [Текст] / Под ред. И.В.Крагельского, Н.М. Михина. – М.: Машиностроение, 1984. – 280 с.

- Справочник по триботехнике: В 3-х т. [Текст] / Под ред. М. Хебды, А.Р. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 1990.

- Пенкин Н.С. Основы трибологии и триботехники [Текст] / Н.С. Пенкин, А.Н. Пенкин, В.М. Сербин. - М.: Машиностроение, 2008. – 206 с.

- Мышкин Н.К. Трение, смазка, износ. Физические основы и технические приложения трибологии [Текст] / Н.К. Мышкин, М.И. Петроковец. – Минск: Физматлит, 2007. – 368 с.

- Металлополимерные материалы и изделия [Текст] / Под ред. В.А. Белого.  – М.: Химия, 1979. – 312 с.

- Погосян А.К. Трение и износ наполненных полимерных материалов [Текст] / А.К. Погосян. – М.: Наука, 1977. – 138 с.

- Антифрикционные термостойкие полимеры [Текст] / Г.А. Сидоренко, В.П. Свидерский, В.Д. Герасимов, В.З. Никонов. – Киев: Техника. 1978. – 246 с.

- Амелишко М.М. Исследование структуры и свойств поверхности трения эпоксидного углепластика [Текст] / М.М. Амелишко, В.В. Спемков, В.Е. Бахарева // Трение и износ. – 1984. – Т. 5, № 3. – С. 437 – 441.

- Иванов В.А. Комбинированные самосмазывающиеся подшипники на основе армированных эпоксидофторопластов [Текст] / В.А. Иванов // Весник машиностроения. – 1987. - № 5. – С. 17 – 20.

- Котнаровская Д. Влияние угла атаки абразивных частиц на эрозийное изнашивание полимерных покрытий [Текст] / Данута Котнаровская // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать четвертой Международной конференции и выставки, 31 мая – 4 июня 2004 г.- Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2004. – С. 268 - 269.

- Kotnarowska D. Kinetics of wear of epoxide coating modified with glass microspheres and epoxed to the impact of alundum particles [Текст] / D. Kotnarowska // Progress in Organic Coating. - 1997. – Vol. 31. – P. 325 – 330.

- Kotnarowska D. Ibfluence of epoxy coating thickness on errosive wear intensity [Текст] / D. Kotnarowska, A. Kotnarowski, B. Siepracka // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать четвертой Международной конференции и выставки, 31 мая – 4 июня 2004 г.- Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2004. – С. 269 - 272.

- Kotnarowska D. Influence of thickness of epoxy coating on its erosive wear [Текст] / D. Kotnarowska // Tribologia. – 2000. – № 3.– Р. 411 - 418.

- Kotnarowska D. Influence of structure of organic coating on its resistance to erosive wear [Текст] / D. Kotnarowska, A. Kotnarowski. - Tribologia. – 1995. – № 3.– Р. 579 – 587.

- Базальточешуйчатые полимерные покрытия [Текст] / Г.П. Тищенко, М.В. Бурмистр, А.В. Коптилый, А.В. Онищенко // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать четвертой Международной конференции и выставки, 31 мая – 4 июня 2004 г.- Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2004. – С. 215 - 216.

- Тищенко Г.П. Влияние базальтовой чешуи на теплофизические свойства полимерных покрытий [Текст] / Г.П. Тищенко, М.В. Бурмистр, А.Л.Набиркин // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать четвертой Международной конференции и выставки, 31 мая – 4 июня 2004 г.- Ялта. – Киев: УИЦ «Наука, техника, технология». – 2004. – С. 216 - 217.

- Тищенко Г.П. Исследования влияния серой  базальтовой чешуи на износостойкость полимерных покрытий [Текст] / Г.П. Тищенко, А.В.Онищенко, М.В. Бурмистр // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать восьмой Международной конференции и выставки, 26 - 30 мая 2008г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. – С. 129 - 131.

- Исследование влияния серой  базальтовой чешуи на  химическую состойкость полимерных покрытий [Текст] / Г.П. Тищенко, А.В. Онищенко, В.В.Орлов [и др.] // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать восьмой Международной конференции и выставки, 26 - 30 мая 2008г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. – С. 131 - 132.

- Полоз А.Ю. Износостойкие высоконаполненные полимерные композиции / А.Ю. Полоз, С.Г. Липицкий, С.Н. Кущенко [Текст] //. Композиционные материалы в промышленности: Материалы Тридцатой юбилейной Международной конференции, 7 – 11 июня 2010 г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2010. – С. 109 - 110.

- Композиционный антифрикционный органоволокнистый пресс-материал для тяжелонагруженных узлов трения сложной конфигурации [Текст] / В.И. Колесников, А.П. Сычев, А.В. Лапицкий, В.В. Бардушкин.] // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать восьмой Международной конференции и выставки, 26 - 30 мая 2008г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. – С. 461 - 462.

- Бахарева В.Е. Применение антифрикционных углепластиков в машиностроении [Текст] / В.Е. Бахарева, И.В. Лобынцева, А.В. Анисимов //.  Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать шестой Международной конференции. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2006. – С. 273 - 276.

- Эпоксидные смолы и полимерные материалы на их основе. Каталог. – Черкассы. 1989. – 56 с.

- Гончаров А.Б. Восстановление технологического оборудования композиционными материалами [Текст] / А.Б. Гончаров, А.Б. Тулинов // Компози-ционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать девятой Международной конференции и симинара. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2009. – С. 192 - 194.

- Розенберг  Б.А. О связи между структурой и физико-механическими свойствами эпоксидных полимеров [Текст] /  Б.А. Розенберг,  В.И. Иржак // Структура и свойства полимерных материалов. – Рига: Зинатне,1979. – С.12–19.

- Иржак В.И. Сетчатые полимеры: синтез, структура, свойства [Текст] / В.И. Иржак,  Б.А. Розенберг,  Н.С. Ениколопян. – М.: Наука, 1979. – 248с.

- Розенберг  Б.А. Образование, структура и свойства эпоксидных матриц для высокопрочных композитов [Текст] / Б.А. Розенберг, Э.Ф. Олейник // Успехи химии. – 1984. – Т. 53, №2. – С.273–289.

- Иржак В.И. Особенности кинетики формирования сетчатых полимеров [Текст] / В.И. Иржак,  Б.А. Розенберг // Высокомолек. соед.  – 1985. – Т. 27, Серия А, №9. – С.1795–1808.

- Энтелис С.Г. Реакционноспособные олигомеры [Текст] / С.Г.Энтелис,     В.В. Евреинов, А.И. Кузаев. – М.: Химия, 1985. – 159с.

- Мачюлис А.Н. Диффузионная стабилизация полимеров [Текст] / А.Н. Мачюлис, Э.Э. Торная. – Вильнюс: Минтис, 1974. – 256с.

- Хозин В.Г. Принципы усиления эпоксидных связующих [Текст] /  В.Г. Хозин, А.В. Мурава, А.М. Череватский // Механика композитных материалов. – 1987. –№1. – С.130–135.

- Волков В.П. Фазовая структура эпоксидно-каучуковых систем [Текст] / В.П. Волков, Г.Ф. Рогинская, А.Е. Чалых // Успехи химии. – 1982. – Т. 51, №10. – С.1733–1749.

- Бабаевский П.Г. Трещиностойкость отвержденных эпоксидных   композиций. [Текст] / П.Г. Бабаевский,  С.Г. Кулик. – М.: Химия, 1991. – 336с.

- Получение композиций эпоксидных смол с низкомолекулярными карбоксилсодержащими каучуками методом активирующего смешения [Текст] / В.П. Бриттов, В.В. Богданов, О.О. Николаев [и др.] // Ж. прикл. химии. – 2002. – Т. 77, №4. – С.637–642.

- Гладких С.Н. Быстроотверждающиеся клеевые составы на основе модифицированных эпоксидных смол [Текст] / С.Н. Гладких, В.М. Колобкова, Л.И. Кузнецова // Клеи. Герметики. Технологии. – 2005. – № 6. – С. 9 – 10.

- Липатов Ю.С. Физико-химические основы наполнения полимеров [Текст] / Юрий Сергеевич Липатов. – М.: Химия, 1991. – 260 с.

- Наполнители для полимерных композиционных материалов: Справоч.пособие [Текст] / Под ред. П.Г. Бабаевского; пер. с англ.– М.: Химия, 1981. – 736 с.

- Панова Л.Г. Наполнители для полимерных композиционных материалов. Учебное пособие [Текст] / Лидия Григорьевна Панова. – Саратов: СГТУ, 2010. – 68 с.

- Мэнсон Дж. Полимерные смеси и композиты [Текст] / Дж. Мэнсон, Л. Сперлинг //  Под ред. Ю.К. Годовского.; пер. с англ.– М.: Химия, 1979. – 440с.

- Ениколопян Н.С. Композиционные материалы – материалы будущего [Текст] / Н.С. Ениколопян // ЖВХО им. Д.И. Менделеева. –  1978. – Т. 23, №3. – С.243–245.

- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Текст] / А.И. Гусев .– М.: Физматлит., 2005. – 416 с.

- Пул Ч. Нанотехнологии [Текст] / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – М.: Техносфера, 2005. –334 с.

- Третьяков Ю.Д. Основные направления фундамендательных и ориентированных исследований в области наноматериалов [Текст] / Ю.Д. Третьяков, Е.А. Гудилин // Успехи химии. –2009. – Т. 78, №9. – С.867–888.

- Ратнер М. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи [Текст] / М. Ратнер, Д. Ратнер. – М.: Вильямс, 2006. – 240 с.

- Жоаким К. Нанонауки. Невидимая революция [Текст] / К. Жоаким, Л.Плевер. – М.: КоЛибри, 2009. – 240 с.

- Малинецкий Г.Г. Нанотехнологии. От алхимии к химии и дальше [Текст] / Г.Г. Малинецкий // Интеграл. – 2007. - № 5. – С. 4 – 5.

- Проекты POCНAНO на Rus Nano Net «Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения». www.rusnanonet. ru/ rosnano/ montmorillonite_ project/

- traditio-ru. org/ wiki/ Нанотехнология.

- ru. science. wikia. com/ wiki/ Нанотехнология.

- Galvis H.M. Supported Iron Nanoparticles as Catalysts for Sustainable Production of Lower Olefins [Теxt] / H.M. Galvez. J.H. Bither. Ch.B. Khare [et al]// Science. – 2012. – Vol. 335, № 6070. – p. 835 – 838.

- Shanefield D.J. Organic Additives and Ceramic Processing: With Applications in Powder Metallurgy. Ink and Paint [Теxt] / D.J. Shanefield. – Boston: Clawer Academic Publ., 2004. – 316 p.

- Ozerin A.N. The spatial structure of dendritic macromolecules [Теxt] / A.N.Ozerin. D.I. Svergun, V.V.Volkov [et al] // J. Appl. Cryst. - 2005. – Vol. 38. – P. 996 – 1003.

- Ivanchev S.S. Nanostructures in polymer systems [Теxt] / S.S. Ivanchev, A.N.Ozerin// Polym. Sci. – Ser B.- 2006. Vol. 48, № 7 – 8. – P. 213 – 225.

- Kurkin T.S. The Structur and Properties of Polymer Composite Fibers Based on Poly (vinyl alcohol) and Nanodiamond of Detonation Synthesis [Теxt] / T.S. Kurkin, A.N. Ozerin, A.S. Kechekjan [et al] // Nanotechnologies in Russia. – 2010. – Vol. 5, № 5 – 6. – P. 340 – 351

- Чвалун С.Н. Полимерные нанокомпозиты [Текст] / С.Н. Чвалун // Конструкторское бюро. – 2011. - № 3. – С. 57 – 68.

- Перспективные разработки ВИАМ в области наноматериалов и нанотехнологий [Текст] // Е.Б. Чабина, Г.А. Морозов, А.Н. Луценко, С.Ю. Скрипачев // Все материалы. Энциклопедический справочник. – 2012. - № 6. – С. 9 – 15.

- Бородулин А.С. Наномодификаторы для полимерных композиционных материалов [Текст] / А.С. Бородулин // Все материалы. Энциклопедический справочник с Приложением. «Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам». – 2012. - № 6. – С. 51 – 57.

- Paul D.K. Polymer nanotechnology: Nanocomposites [Текст] / D.K. Paul, L.M.Robeson // Polymer. – 2008. – Vol. 49. – P. 3187 – 3204.

- www.chem. msu. ru/ rus/ …/ ozerin – 2011 – 03 – 02 – presentation. pdf Полимерные композиты. Перспективы и проблемы.

- nano. msu/ru/ files/ conferences/ scool. 2010 – 04/ Ozerin A.N. pdf. Полимерные нанокомпозиты: Перспективы, возможности, результаты.

- Nano News Net. ru > news/ 2012/ novji-nanoklei

- Guo H.Nanoparticle, Size, Shape and Interfacial Effects on Leakage Current Density, Permittivity and Breakdown Strength of Metal Oxide – Polyolefine Nanocomposites: Experiment and Theory [Теxt] / H. Guo S.A. Di Benedetto, P. Tewore [et al] // Chem. Mater. – 2010. – Vol. 22. – P. 1567 – 1578.

- Mackay M.E. General Strategies for Nanoparticle Dispersion [Теxt] / M.E.Mackay, A. Tuteja, Ph.M. Duxbury [et al] // Science. – 2006. – Vol. 311, №5768. – P. 1740 – 1743.

- Krishnamoorti R. Polymer nanocomposites [Теxt] / R. Krishnamoorti, R.A. Vaia // J. Polymer Sci: Part B: Polymer Phys. – 2007. – Vol. 45, № 24. – P. 3252 – 3256.

- Кузяев. И.М. Основные направления развития науки и техники в области полимерных нанокомпозитов и нанотехнологий на современном этапе [Текст] / И.М. Кузяев, В.И. Сытар, О.С.Кабат  // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. - № 4. – С. 126 – 130.

- Epoxy-Silica Nanocomposites: Preparation, Experimental Charecterization, and Modeling [Теxt] / F. Bondioli, V. Cannillo, E. Fabbri, M.Messori // Journal of Applied Polymer Science. – 2005. - Vol. 97, № 6. – P. 2382 – 2386.

- Ochi M. Thermomechanical Properties and Structure of Epoxy [Теxt] / Silica Nano-Hybrid Materials Constructed from a Linear Silicone Oligomer/ M.Ochi, T.Matsumura // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer physica. – 2005. – Vol. 43. - № 13. – P. 1631 – 1639.

- Schon J. Coefficient of friction and wear of a carbon fiber epoxy matrix composite [Теxt] / J. Schon // Wear. – 2004. - Vol. 257, – P. 395 – 407.

- Tribological. properties of nanocomposites I. Enhancement of the wear resistance by nano-TiO2, particles [Теxt] / L. Chang, Z. Zhang, C. Breidt, K.Friedrich // Wear. – 2005. - Vol. 258, – P. 141 – 148.

- Wear reduction mechanism of graphite and MoS2 in epoxy composites [Теxt] / Li Xiubing, Gao Yimin, J. Xing [et al] // Wear. – 2004. - Vol. 57, – P. 279 – 283.

- Kotsilkova R. Processing-Structure-Properties Relationships of Mechanically and Thermally Enhanced Smectite Epoxy Nanocomposites [Теxt] / R.Kotsilkova // Journal of Applied Polymer Science. – 2005. - Vol. 97, № 6. – P. 2499 – 2510.

- Friction and wear of low nanometer Si3N4 filled epoxy composites[Теxt] / G.Shi, M. G. Zhand, M. Z. Ronga [et al] // Wear. – 2003. - Vol. 254, – P. 784 – 796.

- Morphology and Fracture Behavior of Intercalated Epoxy [Теxt] / Clay Nanocomposites/ T. Liu, W.C. Tjiu, Y. Tong [et al] // Journal of Applied Polymer Science. – 2004. - Vol. 94, № 3. – P. 1236 – 1244.

- Brown G.M. Assessing the Predictive Capability of Two-Phase Models for the Mechanical Behavior of Alumina Epoxy Nanocomposites [Теxt] / G.M.Brown, F.Ellyin // Journal of Applied Polymer Science. – 2005. - Vol. 98, № 2. – P. 869 – 879.

- Basara C. Synthesis and Charecterization of Epoxy Based Nanocomposites [Теxt] / C. Basara, U. Yilmazer, G. Bayram // Journal of Polymer Science: Part B: Polymer physica. – 2005. – Vol. 98. - № 3. – P. 1081 – 1086.

- Thermo-mechanical properties of randomly orientec: carbon/ Epoxy Nanocomposites/ Fidelusa J. D., Wiesela E., Gojny F.H.,  и др./ Composites: Part A. – 2005/ - Vol. 36. - P. 1555 – 1561.

- Fabrication and mechanical characterization of carbon [Теxt] / SiC-epoxy nanocomposites // N. Chisholn, H. Mahfus, V.R. Rangari,  [et al] // Composites Structures. – 2005. - Vol. 67. № 2-4. - P. 115 – 124.

- Impure Carbon Nanotubes as Reinforcements fo Acrylated  Epoxidized Soy Oil Compositrs [Теxt] / W. Thielemans, I.V. McAninch, V. Barron [et al] // Journal of Applied Polymer Science. – 2005. - Vol. 98, № 3. – P. 1325 – 1338.

- Clay-reinforced epoxy nanocomposites [Теxt] / D. Ratna, N. Manoj, R.Varley [et al] // Polym. Ind. – 2003. – Vol. 52. – P. 1403 – 1407.

- Korumanna X. Synthesis of epoxy nanocomposites: influence of the nature of the clay on structure [Теxt] / X. Korumanna, H. Lindbergb, L.A.Berglunda // Polymer. – 2001. - Vol. 42. – P. 1303 – 1310.

- Драгун В.Л. Межфазное взаимодействие в эпоксидных нанокомпозитах и его влияние на температуру стеклования [Текст] / В.Л. Драгун, Л.Е. Евсеева // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать девятой Международной конференции и семинара. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2009. – С. 119 - 121.

- Barrau S. Glass Transition  Temperature Depression at the  Percolation Threshold in Carbon Nano-tube-Epoxy Resin and  Polypyrrole-Epoxy Resin Composites // S. Barrau., P. Demont, E. Perez [et al] // Macromolecules. – 2003. - Vol. 36, № 12. – P. 9678 – 9685.

- Прочностные характеристики нанокомпозиционных материалов [Текст] / Т.И. Кайсина, С.М. Шебанов, В.В. Никитин [и др.] // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать восьмой Международной конференции.– Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. – С. 442 - 444.

- Драгун В.Л. Теплопроводность эпоксидных  нанокомозитов под воздействием дианопеременных тепловых нагрузок [Текст] / В.Л. Драгун, Л.Е.Евсеева // Композиционные материалы в промышленности: Композиционные материалы в промышленности: Материалы Тридцатой Юбилейной Международной конференции, 7 – 11 июня 2010 г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2010. – С. 323 - 326.

- Магомедов Г.М. Оценка фрактальной размерности поверхности нанокластеров в эпоксиполимерах [Текст] / Г.М. Магомедов, З.М. Амиршахова, Г.В. Козлов // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Тридцатой юбилейной Международной конференции, 7 – 11 июня 2010 г. - Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2010. – С. 308 - 312.

- Иванчев С.С. Наноструктуры в полимерных системах [Текст] / С.С.Иванчев, А.Н. Озерин // Высокомолекулярные соединения. Сер.Б. – 2006. – Т. 48, № 8. – С. 1531 – 1544.

- Mikitaev A.K. Polymer Nanocomposites: Variety of Structural Forms Applications [Теxt] / A.K. Mikitaev, G.V. Kozlov, G.E. Zaikov. – New York: Nova Science Publishers Inc., 2008. – 319 p.

- Козлов Г.В. Кластерная модель аморфного состояния полимеров [Текст] / Г.В. Козлов, В.У. Новиков // Успехи физических наук. – 2001. – Т 171. № 7. – С. 717 – 764.

- Богатов А.В. О механизме усиления эпоксидных смол углеродными нанотрубками [Текст] / А.В. Богатов, С.В. Кондрашов, И.А. Мансурова [и др.] // Все материалы энциклопедический справочник. – 2012. - № 4. – С. 7 – 11.

- Kolesnikov V.I. Polymeric composites and lubricants for the wearresistant friction units of railway mechanics [Теxt] / V.I. Kolesnikov, N. Myasnikova, M. Saverkova [et al] // Transport problems. – 2009. - Vol. 4, Issue 3, Part 1. – P. 65 – 70.

- Колесников В.И. Повышение износостойкости металлополимерной трибосистемы с использованием нанотехнологий [Текст] / В.И. Колесников // Транспорт России: становление, развитие, перспективы: Материалы научно-практической конференции, 18 ноября 2009 г. – М.: МИИЕ. – 2009. - № 5. – С. VII-5-VII-11.

- Колесников В.И. Эффективные упругие характеристики антифрикционных композитов на эпоксидной основе [Текст] / В.И. Колесников, А.П. Сычев, В.В. Бардушкин [и др.] // Вестник Южного научного центра. – 2010. - №1. – С. 5 – 10.

- Колесников В.И. Повышение износостойкости металлополимерных систем с использованием нанотехнологий [Текст] / В.И. Колесников // Современные проблемы механики сплошной среды: тезисы докл. XIV международной конференции 19 – 2 июня 2010 г. – Ростов-на-Дону. – 2010. – С. 49 – 50.

- Модификация эпоксидных матриц холодного отверждения наноматериалами углеродного и силикатного типов [Текст] / В.И. Натрусов, Т.Е. Шацкая, Е.А. Беляева [и др.] // Композиционные материалы в промышленности. Материалы Двадцать восьмой Международной конференции и выставки, 26 - 30 мая 2008г. – Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология». – 2008. –      С. 3 - 5.

- Фиговский О.Л. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах [Текст] / О.Л. Фиговский, Д.А. Бейлин, А.Н. Пономарев// Нанотехнологии в строительстве. – 2012. - №3. – С. 6 – 21.

- Жильцова С.В. Влияние молярного соотношения тетраэпоксисилана и глицидоксипропилтриэпоксисилана на свойства эпоксидно-силоксановых композитов ангидридного отверждения [Текст] / С.В. Жильцова, В.М.Михальчук, В.А. Белошенко, А.В. Кирилаш // Журнал прикладной химии. – 2009. – Т. 82, № 4. – С. 676 – 682.

- Жильцова С.В. Динамические механические и адгезионные свойства эпоксидно-силоксаловых нанокомпозитов, полученных золь-гель методом [Текст] / С.В.Жильцова, Н.В. Бабкина, В.М. Михальчук [и др.] // Полимерный журнал. – 2010. – Т. 33, № 1. – С. 11 – 16.

- Жильцова С.В. Вязкоупругие и деформационно-прочностные свойства эпоксидно-силоксановых композитов на основе эпоксидной смолы EPONEX 1510 [Текст] / С.В. Жильцова, В.М. Михальчук, Н.В. Бабкина [и др.] // Клеи. Герметики. Технологии. – 2011. - № 5. – С. 12 – 18.

- Бакнелл К.Б. Ударопрочные пластики [Текст] / К.Б. Бакнелл; под ред. И.С. Лишанского: пер. с англ. – Л.: Химия, 1981. – 327 с.

- Бакнелл К.Б. Разрушение смесей полимеров // Полимерные смеси [Текст] / Под ред. Д. Пола, С. Ньюмена.  – М.: Мир, 1981. – Т.2. – С. 99-139.

- Drake R.S. Elastomer-modified resins for structural application [Текст] / R.S. Drake, A.R. Siebert // SAMPE Quart. – 1975. – V. 6, N 4. – P. 11-21.

- Manzione L.T. Rubber-modified epoxides. Transitions and morphology [Текст] / L.T. Manzione, J.K. Gillham // J. Appl. Polymer Sci.. – 1981. – V. 26, N 3. – P. 889-905.

- Чалых А.Е. Структура и свойства эпоксидно-каучуковых композиций [Текст] / А.Е. Чалых, В.П. Волков, Г.Ф. Рогинская // Пластические массы. – 1981. - № 4. – С. 25-27.

- Daly J. Rubber-modified epoxy resins. 1 Equilibrium physical properties [Текст] / J. Daly, R.A. Pethrick // Polymer. – 1981. - V. 22, N 2. – P. 32-36.

- Ньюмен С. Модификация пластмасс каучуками // Полимерные смеси [Текст] / Под ред. Д. Пола, С. Ньюмена. – М.: Мир, 1981. – Т.2. – С. 70-98.

- Hagerman E.M. Mechanism of yield and fracture in ABS-materials [Теxt] / E.M. Hagerman // Amer. Chem. Soc. Polym. Prepr. – 1974. – V. 15, N 1. – P. 217-222.

- Kinloch A.T. Deformation and fracture behavior of a rubber-toughened epoxy. 2. Failure criteria [Теxt] / A.T. Kinloch. S.T. Shaw, D.l. Hunston // J. Appl. Polym. Sci. – 1983. – V. 24, N 10. – P. 1355-1363.

- Огихара С. Модификация эпоксидных смол жидкими полимерами [Текст] / С. Огихара // Коге дзайрё. – 1976. – V. 24, N 7. – С. 81-86.

- Paul N.C. An aliphatic amine cured rubber modified epoxide adhesive [Теxt] / N.C. Paul, D.H. Richards // Polymer. – 1977. – V. 18, N 8. – P. 945-950,

- Промышленные полимерные композиционные материалы: Пер. с англ. [Текст] / Под ред. П.Г. Бабаевского. – М.: Химия, 1980. – 472 с.

- Филипс Д. Прочность, вязкость разрушения и усталостная выносливость полимерных композиционных материалов [Текст] /  Д. Филипс, Б. Харрис // Промышленные полимерные композиционные материалы. – М.: Химия, 1980. – С. 50–146.

- Daly J.N. Rubber-modified epoxy resins: 3. Influence of filler on the dielectric relaxation properties [Текст] / J.N. Daly, R.A. Petrick // Polymer. –1982. –V.23, №11. –Р.1619–1621.

- Липатов Ю.С. Влияние наполнителя на термодинамику взаимодействия в бинарных смесях полимеров [Текст] / Ю.С. Липатов, А.Е. Нестеров, В.В. Шифрин // Докл. АН СССР. –1984. –Т.276, №2. –С. 405–408.

- Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров[Текст] / А.Я. Малкин, А.А. Аскадский, В.В. Коврига. – М.: Химия, 1978. – 336 с.

- Исследование ползучести линейных и сетчатых полимеров на основе полиарилатов и эпоксидных полимеров [Текст] / Ю.С. Кочергин, А.А. Аскадский, С.Н.Салазкин [и др.] // Высокомолекулярные соединения – Сер А. – 1978. – Т.20, № 4. – С.  880 – 887.

- Перепечко И.И. Акустические методы исследования полимеров [Текст] / Игорь Иванович Перепечко. – М.: Химия, 1973. – 296 с.

- Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров [Текст] / А.А. Аскадский, Ю.И. Матвеев. – М.: Химия, 1983. – 248 с.

- Нестеров А.Е. Обращенная газовая хроматография в термодинамике полимеров [Текст] / А.Е. Нестеров. – Киев: Наук. думка, 1976. – 127 с.

- Flory P.J. Principles of Polymer Chemistry / P.J. Flory. – N.J. Cornell Univ. Press., Ithaca, 1953. – 512 p.

- Михальчук В.М. Линейный регрессионный анализ результатов химического эксперимента в системе STATISTIKA. [Учебно-методич.пособие] [Текст] / В.М. Михальчук, А.В. Михальчук. – Донецк: ДонНУ. – 2002. – 66 с.

- Исследование износа эпоксидных покрытий [Текст] / В.В. Золотарева, Т.И.Григоренко, В.В. Шологон, Ю.С. Кочергин // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Збірник наукових праць. Випуск 2006-5(61) „Сучасні будівельні конструкції і матеріали”. – Макіївка. – 2006. – С. 154 – 160.

- Золотарева В.В. Исследование истирания эпоксидных композиций [Текст] / В.В.Золотарева, В.А. Липская, Ю.С. Кочергин // Композиционные материалы в промыщленности: Материалы Двадцать пятой международной конференции, – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2005. – С. 312 – 314.

- Золотарьова В.В. Вплив хімічної природи та компонентного склвду на зносостійкість епоксидних матеріалів [Текст] / В.В. Золотарьова, Д.П. Лойко, Ю.С. Кочергін // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. – 2006. - № 1 (29). – С. 142 – 147.

- Золотарева В.В. Исследование износа эпоксидных композиций [Текст] / В.В. Золотарева, В.А. Липская, Ю.С. Кочергин // Девятая международная конференция по химии и физико-химии полимеров «Олигомеры – 2005»; Тезисы докладов. -  Москва – Черноголовка – Одесса. – 2005. – С. 312.

- Золотарева В.В. Исследование истирания эпоксидных композиций [Текст] / В.В. Золотарева, В.А. Липская, Ю.С. Кочергин // Полимерные материалы на основе эпоксидных, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2005. – С. 159 – 162.

- Влияние винилокса на свойства эпоксидных клеевых композиций [Текст] / В.В. Шологон, В.В. Золотарева, Т.И. Григоренко, Ю.С. Кочергин // Композиционные материалы в промышленности: Материалы Двадцать шестой международной конференции, 29 мая – 2 июня 2006 г., Ялта. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2006. – С. 368 – 370.

- Справочник по физической химии полимеров [Текст] / Под общ. ред.. Ю.С. Липатова. – Киев: Наук. думка, 1986. –Т. 2. –384с.

- Липатов Ю.С. Современные теории адсорбции полимеров на твердых поверхностях [Текст] / Ю.С. Липатов // Успехи химии. –1981. – Т. 50, №2. – С.335–378.

- Липатов Ю.С. Исследование толщины абсорбционных слоев олигомеров на твердой поверхности [Текст] / Ю.С. Липатов, Т.Т. Тодосийчук, Л.М. Сергеева // Высокомолек. соед.  – 1973. – Т. 15, Серия А, №10. – С.2243–2248.

- Липатов Ю.С. Межфазныея вления в полимерах [Текст] / Ю.С. Липатов. – Киев: Наук. думка, 1980. –260с.

- Исследование омиакарба в качестве наполнителя эпоксидных полимеров [Текст] / В.В.Золотарева, Т.И. Григоренко, Д.П. Лойко [и др.] // Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2006. – С. 172 – 176.

- Золотарева В.В. Исследование карбоната кальция марки Омиакарб-5А в составе эпоксидных композиций для покрытия полов[Текст] / В.В.Золотарева, Т.И. Григоренко, Ю.С. Кочергин // Современные проблемы строительства. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект. – 2006. – С. 231 – 236.

- Кочергин Ю.С. Клеевые композиции на основе модифицированных эпоксидных смол [Текст] / Ю.С. Кочергин, Т.А. Кулик, Т.И. Григоренко // Пластические массы. – 2005. - № 10. – С. 9 – 16.

- Kochegin Yu.S. Special-Purpose Epoxy Adhesives [Теxt] / Yu.S. Kochegin, T.A. Kulik, T.I. Grigorenko// Polymer Science. – Ser C. – 2007. – Vol. 49, № 1. – p.17 – 21.

- .Золотарева В.В. Исследование эпоксидно-каучуковых композиций, отвержденных полиоксипропилентриамином [Текст] / В.В. Золотарева, Т.А. Кулик, Ю.С. Кочергин // Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2005. – С. 150 – 154.

- Исследование износостойкости эпоксидно-каучуковых композиционных материалов [Текст] / В.В. Золотарева, Ю.С. Кочергин, Т.А. Кулик, Т.И. Григоренко // Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2005. – С. 155 – 158.

- Свойства эпоксидно-каучуковых клеевых композиций, отвержденных полиоксипропилентриамином [Текст] / Ю.С. Кочергин, В.В. Золотарева, Т.И. Григоренко, В.В. Шологон // Клеи. Герметики. Технологии. – 2006. – № 9. – С. 5 – 10.

- Кочергин Ю.С. Влияние тиокола и карбоксилатных олигобутадиеновых каучуков на свойства эпоксидных полимеров [Текст] / Ю.С. Кочергин, Т.И. Григоренко, В.В. Золотарева // Вопросы химии  и химической технологии. – 2006. - № 5. – С. 162 – 166.

- Kochegin Yu.S. Characteristics of Epoxy-Rubber Adhesive Compositions Cured with Polyoxy propelentriamine [Теxt] / Yu.S. Kochergin, V.V. Zolotareva, T.I.Grigorenko // Polymer Science. – Ser C. – 2007. – Vol. 49, № 2. – P.188 – 192.

- Влияние жидких каучуков на физико-механические свойства эпоксидных полимеров [Текст] / Т.А. Кулик, Ю.С. Кочергин, Ю.С. Зайцев [и др.] // Пластические массы. – 1985. - № 4. – С. 25 – 27.

- Григоренко М.А. Свойства эпоксидно-тиоколовых смесей, подвергнутых предварительной реакции тиоэтерификации [Текст] / М.А. Григоренко, Т.И. Григоренко, Д.П. Лойко // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. - № 6. – С. 83 – 86.

- Grigorenko M.A. The Influence of Preliminary Thioeterification Reaction on Properties of  Epoxy Adhesive Modified by Liquid Thiokol // Polymer Science. – Ser C. – 2012. – Vol. 5, № 2. – P. 67 – 72.

- Chang T.D. Studies of Epoxy resins systems: Part A: A study of the origins of the secondary relaxations of Epoxy resins by thermally, stimulated depolarization / T.D. Chang, S.H. Carr, J.O. Brittain // Polym. Eng. Sci. – 1982. – Vol. 22, № 18. – P.1205 – 1212.

- Brewis D.K. An alifatic amine cured rubber modified Epoxide Adhesive. 2. Further evaluation [Теxt] / D.K. Brewis, J.R. Fowler // Polymer – 1977. – Vol. 18, № 8. – P. 951 – 954.

- Влияние полярности эластомерных модификаторов на свойства эпоксидных композиций [Текст] / Ю.С. Кочергин, Т.А. Кулик, А.Ф. Прядко [и др.]// Лакокрасочные материалы. – 1985. –  № 2. – С. 36 – 38

- Куперман Ф.Е. Фрикционный износ резин [Текст] / Ф.Е. Куперман. – М.: Химия, 1964. – 107 с.

- Наметкин С.С. Гетероциклические соединения [Текст] / С.С.Наметкин. – М: Химия, 1981. – 280 с.

- Химия: энциклопедия [Текст] / под ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Больш. рос. энцикл., 2003. – 972 с.

- Золотарьова В.В. Епокситіїранове похідне бензимідазолону-2 як модифікатор епоксидних полімерів [Текст] / В.В.Золотарьова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2008. – № 1(37). – С. 174 – 180.

- Влияние  эпокситииранового производного бензимидазолона-2 на свойства эпоксидных полимеров/ Т.И. Григоренко, В.В. Золотарева, Ю.С. Кочергин [и др.]// Полимерные материалы на основе эпоксидных смол, фенольных и других олигомеров. Получение, свойства, применение: Сборник научных трудов  УкргосНИИпластмасс. – Донецк: ООО «Друк – ИНФО». – 2005 – С. 177 – 186.

- Регулирование свойств эпоксидных полимеров эпокситиирановым производным бензимидазолона-2/ Т.И. Григоренко, В.В. Золотарева, Ю.С. Кочергин, Н.И. Коротких// Сучасні проблеми фізичної хімії: Матеріали VII Міжнародної конференції. – Донецьк. – 2007. – С. 97.

- Hartman S.J. Mercaptanes: new dimensions for epoxy coatings/ S.J.Hartman, R.P. Dallado// Mol. Paint and Coat. – 1987. – Vol. 77, № 11. – P. 50 – 56.

- Влияние термообработки на физико-механические и релаксационные свойства модифицированных каучуком эпоксиполимеров [Текст] / Ю.С. Кочергин Т.А. Кулик, Ю.С. Зайцев, А.А. Аскадский // Композиционные полимерные материалы. – 1986. – Вып. 29. – С. 13 – 17.

- Влияние эксплуатационных факторов на износ эпоксидных композиционных материалов/ В.В. Золотарева, Н.А. Недоля, Т.И. Григоренко, Ю.С. Кочергин // Одинадцята українська конференція з високомолекулярних сполук: Тези доповідів. – Дніпропетровськ. – 2007. – С. 238.

- Ускорение процесса отверждения эпоксидных полимеров в воде на глубоких стадиях превращения [Текст] / Ю.С. Кочергин, Т.А. Кулик, Ю.С. Зайцев, А.А.Аскадский // Кинетика и механизм макромолекулярных реакций. – Черноголовка.: ИХФ АН СССР, 1984. – С. 25.

- Воздействие жидких сред на свойства эпоксидно-каучуковых полимеров/ Т.А. Кулик, А.Ф. Прядко, Ю.С. Кочергин [и др.]// Пластические массы. – 1986 - № 12. – С. 19 – 20.

- Механизм влияния воды на свойства эпоксиполимеров/ Ю.С.Кочергин, Т.А. Кулик, А.Ф. Прядко, [и др.]// Пластические массы. – 1985 - № 11. – С. 29 – 31.

- Новый композиционный материал с фрактальной структурой на основе полимерной матрицы с наноструктурными частицами ZrO2 [Текст] / И.Б.Опарина, А.Г. Колмаков, Г.М. Луковкин [и др.]// Материаловедение. – 2011. –  №8. – С. 51 – 54.

- Петровская А.В. Трибологические свойства наномодифицированных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена [Текст] / А.В. Петровская С.А. Хатипов// Материаловедение. – 2011. – № 24. – С. 49 – 53.

- A study on the friction and wear behavior of PTFE filled with aluminia nanopartices/ G.W. Sawjer, K.D. Freudenberg, P. Bhimaraj, L.G. Schadler// Wear - 2003. - Vol. 254. – P. 513 – 580.

- Friction and Wear Studieson Nylon-6/ SiO2 Nanocomposites/ M. Garera, M.Rooij, L.Winnubst  [et al]// Journal of Polymer Science. – 2004.– Vol. 92, № 3.– P. 1855 – 1862.

- Влияние нанопорошков на свойства эпоксидных полимеров/ Ю.С.Кочергин, В.В. Золотарева, Т.Е. Константинова, Т.И. Григоренко// Вопросы химии и химической технологии. – 2007. – № 5. – С. 98 – 102.

- Influence of nano-powders on properties of epoxy polymer/ Yu.S. Kochergin, V.V. Zolotareva, T.I. Grigorenko, T.E. Konstantinova// Тези доповідей IV Українсько – Польської наукової конференції «Полімери спеціального призначення». – Дніпропетровськ. – 2006. – С. 130.

- Белошенко В.А. Эффект памяти формы в полимерах и его применение [Текст] / В.А. Белошенко, В.Н. Варюхин. – Киев: Наук. думка, 2005. – 192с.

- Depolarization of nanostructure ceramic coatings [Текст] / X.L. Yiand, E. Jorolan, L. Shaw, M. Gell// Физико-хімічна механіка матеріалів. – 2003. – № 2. – С. 122.

- Shape memory  polymer nanocomposites/  K. Gall, M.L. Dunn, Y. Lin. [et al]// Acta Mater. – 2002. Vol. 50, № 20.– P. 5115 – 5126.

- Gall K. Internal stress storage in shays memory polymer nanocomposites/ K. Gall, M.L. Dunn, Y. Lin//  Appl. Phys. Left. - 2004. - Vol. 85, № 2. – P. 290 – 292.

- Некоторые вопросы износа, расчета и конструирования углесосно-насосного оборудования [Текст] / А.И. Борохович, П.И. Юрин, А.И. Никулин [и др.]// ВНИИГидроуголь. -  Новокузнецк, 1968г. - 148с.

- Паламарчук Н.В. Повышение износостойкости деталей щелевых уплотнений [Текст] / Н.В. Паламарчук, Ш.Х. Яр-Мухамедов // Шахтные турбомашины: Сб. науч. трудов / НИИГМ им.М.М. Федорова – г.Донецк, 1978. – Вып. 45. С. 3-7.

- Нечушкин Г.М. Анализ характерных износов основных деталей шахтных центробежных насосов// Шахтные стационарные установки: Сб.науч.трудов. / ВНИИГМ им.М.М. Федорова – Донецк, 1972. - с.3-8. Алиев Н. А. Технологические особенности увеличения ресурса динамических насосов // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сборник научных трудов.  Донецк, 2001. - Вып. 16.  С. 9-18.

- Алиев Н. А. Технологические особенности увеличения ресурса динамических насосов/ Н.А. Алиев// Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Международный сборник научных трудов.  Донецк, 2001. - Вып. 16.  С. 9-18.

- Алиев Н.А. Технология применения полимеров при эксплуатации и ремонте оборудования шахт/ Н.А. Алиев, И.Г. Манец, Ю.С. Кочергин. - Уголь Украины. – 2004 г. - № 4. – С. 55 - 57.

- Алиев Н. А. Технологические основы создания высокоресурсных многосекционных  насосов/ Н.А. Алиев, Б.А. Грядущий// Уголь Украины. - 2004.  № 10. с.14 - 20.

- Сравнительные испытания стойкости покрытий к гидроабразивному износу/ Ю.С. Кочергин, В.В. Золотарева, Т.И. Григоренко [и др.]// Вісник ДонНАСА: Сучасні будівельні матеріали. – 2007. – Вип. 1(63). – С. 54 – 57.

- Эпоксидные композиции для износостойких покрытий горношахтного оборудования/ Ю.С. Кочергин, В.В. Золотарева, Н.А. Алиев, Н.Г. Манец// Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях: Материалы седьмой международной конференции. – Славское. – Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2007. – С. 300 – 303.

- Опыт применения эпоксидных композиционных материалов для защиты горношахтного оборудования от износа/ Ю.С. Кочергин, Т.И. Григоренко, В.В. Золотарева [и др.]// Ремонт, восстановление, модернизация. – 2008. - № 2. – С. 11 – 16.

- Пат. 80714 Україна, МПК F 04 D 29/66 Спосіб захисту проточної частини насоса від руйнівної дії високомінералізованого середовища/ Н.А.Алієв, Ю.С. Кочергін, В.Б. Грядущий, И.Г. Манець (Україна). - № а 2005 0084г: Заявл. 31.01.2005; Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html