Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# Національний університет "Львівська політехніка"

# На правах рукопису

# УДК 624.012.035:693.564

# Бобало Тарас Володимирович

# Міцність та деформативність сталебетонних балок, армованих високоміцною стержневою арматурою в поєднанні з стрічковою

# 05.23.01 -  будівельні конструкції, будівлі та споруди

# Дисертація на здобуття наукового ступеня

# кандидата технічних наук

# Науковий керівник:

Заслужений діяч науки і техніки України

доктор технічних наук, професор,

Клименко Федір Єлисейович

доктор технічних наук, професор,

Бліхарський Зіновій Ярославович

# Львів - 2012

# Зміст

Вступ	5

Розділ 1

Огляд стану досліджень сталебетонних балок	13

1.1.	Суть сталебетонних конструкцій. Переваги та недоліки	13

1.2.	Розвиток сталебетонних конструкцій із зовнішнім стрічковим армуванням	15

1.3.	Основні методики розрахунку міцності нормальних перерізів	22

1.4.	Методика розрахунку міцності за деформаційним методом	27

1.5.	Перехід до задач досліджень сталебетонних конструкцій із змішаним армуванням	35

1.6.	Висновки.	38

РОЗДІЛ 2

КОНСТРУКЦІЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК	39

2.1.	Матеріали дослідних зразків	39

2.2.	Компонування перерізів дослідних сталебетонних балок та розрахунок їх міцності	40

2.3.	Конструкція дослідних зразків	46

2.4.	Технологія виготовлення дослідних зразків	52

2.5.	Методика випробувань балочних конструкцій	53

2.6.	Висновки	58

Розділ 3

Дослідження та аналіз експериментальних даних сталебетонних балок, армованих пакетом арматур	60

3.1.	Визначення характеристик бетону та арматури	60

3.2.	Стадії роботи сталебетонних балок із комбінованим армуванням.	62

3.2.1.	Робота дослідних зразків під навантаженням до моменту утворення тріщин.	63

3.2.2.	Процес утворення тріщин.	66

3.2.3.	Деформативність дослідних зразків з тріщинами в розтягненій зоні.	71

3.2.4.	Стадія руйнування дослідних балок.	79

3.3.	Кривизна і прогини дослідних балок.	85

3.4.	Висновки.	90

Розділ 4

математичне моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних балок армованих пакетом арматур

4.1.	Основи математичного моделювання	93

4.2.	Опис реальних діаграм - для арматури	97

4.3.	Опис реальних діаграм - для бетону	101

4.4.	Алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану	105

4.5.	Порівняння результатів експериментального випробовування з розрахунком на ЕОМ	109

4.6.	Числове дослідження напружено-деформованого стану	113

4.6.1.	Мета та структура числового експерименту	113

4.6.2.	Методика числового експерименту	113

4.6.3.	Результати числового експерименту	114

4.7.	Пропозиції з проектування сталебетонних балок, армованих пакетом арматур	116

4.8.	Висновки	120

Загальні висновки	122

Бібліографічний список	125

Додаток А

Довідки про впровадження	145

Додаток Б

Графіки деформацій арматур та бетону стиснутої зони	149

Додаток В

Графіки розвитку напружень в арматурі та прогинів в залежності від навантаження на балку	154

Додаток Г

Математичні моделі розрахунку сталебетонних згинаних конструкцій за снип 2.03.01-84* та за  ДБН в.2.6-98: 2009 в microsoft EXCEL	159

Додаток Д

Характеристика дослідних зразків математичного розрахунку та результати числового експерименту	167

Додаток Е

Програма розрахунку сталебетонних балок методом скінченних елементів на еом	183

Вступ

Бетон і сталь являються основними матеріалами в будівництві, які завдяки сумісній роботі і при раціональному компонуванні дозволяють втілювати в життя досить сміливі проекти сучасного будівництва, що вимагає раціонального використання нових конструкцій і матеріалів, підвищення якості проектних рішень, а це в свою чергу потребує значних наукових, проектних і технологічних досліджень.

В світовій практиці широко використовуються високоміцні сталі для зведення споруд. Основною перевагою таких сталей є їх висока міцність, це дозволяє зменшити кількість металу, який використовується при будівництві, не втративши на надійності конструкції. Проте, окрім міцності, є й інша важлива характеристика сталі – це деформативність. Чим більша міцність будівельної сталі, тим більші її граничні деформації, а це негативно впливає на деформівні характеристики та на тріщиностійкість залізобетонних конструкцій у цілому. Тому високоміцну арматуру використовують, як правило, у попередньо напружених залізобетонних конструкціях, хоча використання попереднього напруження робочих стержнів, несе додаткові затрати і є складним в умовах будівельного майданчика. Але якщо таку стержневу арматуру поєднати з зовнішньою стрічковою, то можна досягти економії.

В теперішніх умовах на перший план висувається завдання зменшення матеріаломісткості не лише будівель і споруд в цілому, але й окремих конструкцій. Зменшення маси, зниження вартості і витрати матеріалів в залізобетонних конструкціях можливі завдяки використанню високоміцних бетонів і арматури. Так, використання термомеханічно зміцненої арматури з міцністю 500-1200 Н/мм2 дозволяє підвищити ефективність використання металу.

Застосування сталебетонних конструкцій, або як їх ще називають, залізобетонних конструкцій із зовнішнім армуванням, також дозволяє зменшити матеріаломісткість будівництва. Концентроване розташування стрічкової арматури на зовнішніх найбільш напружених гранях сталебетонних конструкцій дозволяє краще використати міцнісні властивості сталі у порівнянні із  звичайними залізобетонними і при тій ж несучій здатності отримати економію сталі. Збірні і монолітні залізобетонні конструкції з зовнішнім армуванням використовуються в різних галузях будівництва не тільки в нашій країні а й за кордоном. Це сприяло розширенню сфери застосування залізобетону для спеціальних будівель енергетичного і гідротехнічного будівництва. Доведена і техніко-економічна ефективність, а також можливість використання зовнішньої арматури в якості опалубки при монолітному будівництві.

У сталебетонних елементах може одночасно використовуватись стержнева і стрічкова арматура або тільки стрічкова.

Сталебетонні конструкції мають ряд переваг, а саме: можливість використання сталевого листа в якості опалубки, простота складання, ремонту та посилення, а технологія монтажу така ж як і металевих конструкцій.

Разом з тим, до сьогодні не проведено дослідження конструкцій із комбінованим армуванням, у яких поєднано високу жорсткість сталебетонних конструкцій з ефективним використанням високоміцної стержневої арматури.

Актуальність роботи – використання зовнішньої стрічкової арматури із вуглецевої сталі С275, в поєднанні з стержневою високоміцною арматурою, забезпечить здешевлення залізобетонних конструкцій. Тому є необхідність в дослідженні такого рішення, а також вартує визначити оптимальне співвідношення поєднання стрічкової арматури сталі С275 із стержневою високоміцною арматурою класу Ат800 або А1000, без попереднього напруження.

Мета роботи:

Встановити особливості роботи сталебетонних згинаних елементів із комбінованим армуванням, дослідити вплив відсотку армування високоміцною стержневою арматурою на міцність та деформативність таких конструкцій, подати рекомендації щодо оптимального проектування сталебетонних балок із комбінованим армуванням стержневою високоміцною та зовнішньою стрічковою арматурою.

Задачі дослідження:

- розробити методику експериментальних досліджень та провести випробовування сталебетонних  згинаних елементів із комбінованим армуванням;

- експериментально дослідити особливості роботи та характер руйнування сталебетонних конструкцій армованих пакетом арматур різних видів міцності, а саме стрічкової арматури у поєднанні з високоміцною стержневою;

- дослідити доцільність застосування існуючих методик інженерного розрахунку для визначення несучої здатності, деформативності та тріщиностійкості таких конструкцій;

- оцінити міцність та деформативність сталебетонних балок в зоні чистого згину армованих стержневою арматурою класів Ат800 та А1000 без попереднього напруження в поєднанні з зовнішньою гладкою стрічковою арматурою (сталь С275), що об’єднана з бетоном U-подібними анкерами;

- розробити математичну модель для оцінки напружено-деформованого стану сталебетонних балок із комбінованим армуванням при навантаженні і провести порівняння результатів з експериментальними даними та виконати розширений числовий експеримент з метою виявлення загальних закономірностей при роботі таких конструкцій;

- визначити вплив співвідношення кількості стрічкової та високоміцної стержневої арматур на тріщиностійкість та деформівні характеристики сталебетонних балок із комбінованим армуванням;

- на основі отриманих результатів дати рекомендації щодо проектування таких конструкцій та вивести функції залежності деформативності сталебетонних балок від відсотку армування високоміцною арматурою.

Об’єкт дослідження - сталебетонні балки, армовані пакетом арматур з різним співвідношенням стержневої високоміцної арматури класів Ат800 і А1000 та гладкої стрічкової із сталі С275.

Предмет дослідження – напружено-деформований стан нормальних перерізів згинаних сталебетонних балок із комбінованим армуванням.

Методи досліджень – Вирішення поставлених задач здійснюється з використанням діючих нормативних документів, сучасних методів експериментальних досліджень та апаратури.

Наукова новизна отриманих результатів:

- за результатами експериментальних та теоретичних досліджень виведено залежності деформативності та міцності сталебетонних балок армованих пакетом арматур від відсотку армування високоміцною арматурою та подано рекомендації щодо визначення оптимального співвідношення арматур різних класів в пакеті;

- отримані експериментальним шляхом параметри напружено-деформованого стану та характерні форми руйнування сталебетонних дослідних балок, армованих пакетом арматур – стержневою класів Ат800, А1000 та стрічковою із сталі С275;

- розроблено пропозиції з розрахунку міцності, деформативності та тріщиностійкості нормальних перерізів сталебетонних балок із комбінованим армуванням, на основі деформаційної моделі з використанням реальних діаграм - матеріалів;

- запропоновано математичну модель з використанням методу скінченних деформацій та промодельовано на ЕОМ напружено-деформований стан згинаних сталебетонних елементів армованих арматурою різних класів.

Практичне значення роботи:

- запропоновано нове конструктивне рішення сталебетонних балок із комбінованим армуванням, армованих високоміцною стержневою арматурою класів Ат800, А1000 в поєднанні з стрічковою арматурою із сталі;

- розроблена методика розрахунку на ЕОМ сталебетонних балок із комбінованим армуванням на основі методу скінчених елементів та послідовних наближень з застосуванням реальних діаграм деформування матеріалів, яка дозволяє моделювати напружено-деформований стан таких конструкцій та може бути застосована при проектуванні і будівництві таких конструкцій;

- виведено залежності для визначення оптимального співвідношення високоміцної (клас Ат800, А1000) та стрічкової (клас С275) робочої арматури при комбінованому армуванні сталебетонних балок.

Особистий внесок здобувача:

- розроблено методику моделювання та проведено експериментальні дослідження міцності і деформативності сталебетонних згинаних елементів, армованих пакетом арматур різної міцності;

- запропоновано пропозиції до методики розрахунку міцності і прогинів згинаних сталебетонних елементів, армованих стрічковою арматурою із сталі С275 в поєднанні з стержневою класів Ат800  та А1000;

- розроблено і реалізовано на ЕОМ математичну модель напружено-деформованого стану сталебетонних конструкцій з комбінованим армуванням;

- визначено оптимальне співвідношення високоміцної стержневої і зовнішньої стрічкової арматури із сталі С275, для ефективного армування сталебетонних балок із комбінованим армуванням.

Апробація результатів дисертації

Основні результати роботи доповідалися на ХI міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля" у 2007р., на II міжнародній науково-практичній конференції "Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій" у 2012р., а також на семінарах факультету будівництва і архітектури Державного аграрного університету у 2010 році та на семінарах в 2007, 2008, 2009 та 2011 роках, що проводились на кафедрі “Будівельні конструкції і мости” Національного університету “Львівська політехніка”.

Публікації автора за результатами та положеннями дисертації:

- Клименко Ф. Міцність сталебетонних балок армованих арматурою класу А-III, А-V в поєднанні з стрічковою, що працює без зчеплення з бетоном /Ф. Клименко, Б.Ільницький, Т. Бобало // Теорія і практика будівництва: Вісник Національного університету “Львівська політехніка" – Львів, 2007. № 600. – С.176-181

Обґрунтовано особливості роботи та характер руйнування сталебетонних балок із зовнішнім гладким стрічковим армуванням, без зчеплення з бетоном, в поєднанні з арматурою класу A-III(A400) та Aт-V (Ат800).

- Клименко Ф. Міцність та деформативність сталебетонних балок, армованих арматурою класу А400, Ат800   в поєднанні з стрічковою, що працює без зчеплення з бетоном /Ф. Клименко, Б.Ільницький, Т. Бобало // Теорія і практика будівництва: Вісник Національного університету “Львівська політехніка" – Львів, 2008. № 627 – С.129-134

Досліджено вплив збільшення відсотку зовнішньої стрічкової арматури, що працює без зчеплення з бетоном, на деформативність та характер руйнування сталебетонних балок із комбінованим армуванням.

- Бобало Т.В.  Особливості спільної роботи  арматури класу Ат800   та стрічкової у сталебетонних балках із комбінованим армуванням, на основі математичного моделювання / Т.В. Бобало, З.Я. Бліхарський, Барабаш В.М. // Теорія і практика будівництва: Вісник Національного університету “Львівська політехніка" – Львів, 2010. № 662 – С.55-59

За допомогою математичної моделі оцінено вплив поєднання зовнішньої гладкої стрічкової арматури, що має зчеплення з бетоном за допомогою анкерів і стержневої арматури класу Ат800, як з попереднім напруженням так і без, на міцність, характер руйнування сталебетонних балок в зоні чистого згину.

- Бобало Т.В. Експериментальне і теоретичне дослідження сталебетонних балок із комбінованим армуванням / Т.В. Бобало, З.Я. Бліхарський, В.М. Барабаш, Р.А. Шмиг // Архітектура і сільськогосподарське будівництво: Вісник Національного аграрного університету – Львів, 2010. №11 – С.41-51

Стаття присвячена вивченню особливостей роботи та характеру руйнування сталебетонних балок, армованих стрічковою арматурою із сталі С275 та стержневою арматурою класу Ат800. Проведено порівняння результатів лабораторного випробовування сталебетонних балок з результатами розрахунку на ЕОМ за допомогою програмного комплексу "Ліра".

- Бобало Т.В. Особливості роботи  сталебетонних балок армованих стержневою високоміцною арматурою різних класів / Т.В. Бобало, З.Я. Бліхарський, Б.М. Ільницький, А.П. Крамарчук // Теорія і практика будівництва: Вісник Національного університету “Львівська політехніка" – Львів, 2011. № 697 – С.35-48

Наведено результати експериментального дослідження сталебетонних балок, армованих пакетом арматур.

- Бобало Т.В. Порівняння результатів експериментального дослідження сталебетонних балок із комбінованим армуванням з результатами розрахунку за діючими національними нормами / Т.В. Бобало // Архітектура і сільськогосподарське будівництво: Вісник Національного аграрного університету – Львів, 2012. №13 – С.34-43

Проведено порівняння результатів експериментального випробовування сталебетонних елементів із комбінованим армуванням з результатами розрахунку за нормативними документами  СНиП 2.03.01-84* та ДБН В.2.6: 2009

Структура дисертації

Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг  195 сторінок, в тому числі  120 сторінок основного тексту, список літератури з 191 джерела на 20 сторінках, додатки на 51  сторінці, 17 таблиць, 19 рисунків.

Робота виконана в лабораторії ГНДВЛ-105 Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка” в 2007-2011 роках. Автор висловлює щиру подяку науковим керівникам Заслуженому діячу науки і техніки д.т.н., професору Клименко Ф.Є., та д.т.н., професору Бліхарському З.Я., а також науковому керівнику лабораторії ГНДВЛ-105, к.т.н., доценту Барабашу Вол.М., к.т.н., доценту Барабашу Вас.М., к.т.н., доценту Шмигу Р.А. та членам кафедри “Будівельні конструкції та мости” НУ "Львівська Політехніка" за сприяння під час проведення експериментальних досліджень.

Загальні висновки

- Робота сталебетонних конструкцій під навантаженням достатньо широко досліджена. Однак напружено-деформований стан сталебетонних балок із змішаним армуванням вивчено не достатньо. Також не досліджено вплив відсотку армування високоміцними стержнями на роботу конструкцій армованих пакетом арматур.

- За розробленими на базі норм методиками в дисертаційній роботі виконано експериментально-теоретичні дослідження сталебетонних балок із комбінованим армуванням та отримано результати, щодо впливу відсотку армування високоміцною стержневою арматурою в поєднанні із стрічковою сталлю С275, на міцність тріщиностійкість та деформативність таких конструкцій.

- За результатами експериментальних та теоретичних досліджень встановлено, що балки з комбінованим армуванням високоміцною та звичайною сталлю, після  текучості менш міцної арматури продовжують сприймати навантаження, поки не буде досягнута умовна межа текучості для високоміцної арматури. При зменшенні класу високоміцної арматури деформативність балки також зменшується, проте відсоток армування збільшується при незмінній несучій здатності.

- Для балок, у яких стрічкова арматура працює із зчепленням з бетоном за допомогою U-подібних анкерів, зменшення кількості стержневої арматури, що має рівномірне зчеплення з бетоном завдяки рифленій поверхні, збільшує граничне розкриття тріщин, зменшує їх кількість та момент тріщиноутворення. При збільшенні fyk·As,стержня з 31,2% до 61,9%, згинальний момент, що відповідає ширині розкриття тріщин – 0,3мм, збільшився в середньому на 2,4%.

- Одержані експериментальні результати досліджень несучої здатності  сталебетонних балок із комбінованим армуванням довели, що СНиП 2.03.01-84* дещо недооцінює міцність таких конструкцій (розбіжність до 15,3% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 8,7% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном), більшу збіжність отримуємо при використанні методики, що дозволяє враховувати нелінійну роботу бетону згідно ДБН В 2.6-98:2009 (розбіжність до 5,6% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 2,2% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном).

- Відхилення розрахункових та експериментальних значень прогинів сталебетонних балок із комбінованим армуванням довели, що СНиП 2.03.01-84* недооцінює деформативність таких конструкцій (розбіжність до 161,5% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 33,3% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном), на відміну від ДБН В 2.6-98:2009 (розбіжність до 20,9% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 6,2% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном).

- Момент тріщиноутворення визначений за СНиП 2.03.01-84* менший за дослідний, відхилення не перевищує 34,9% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 56,5% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном, на відміну від ДБН В 2.6-98:2009 за яким момент також менший за дослідний та відхилення не перевищує   27,3% – для балок із зчепленням стрічкової арматури з бетоном та 51,3% – для балок без зчеплення стрічкової арматури з бетоном.

- Запропоновано розрахунок несучої здатності сталебетонних балок на ЕОМ з використанням розробленої в даній роботі методики розрахунку, яка дозволяє моделювати напружено-деформований стан сталебетонних конструкцій з використанням реальних діаграм деформування матеріалів -. Результати розрахунку дають добру збіжність з експериментальними даними (відхилення не перевищують за несучою здатністю – 5,9%, моментами тріщиноутворення –7%, деформативність при 0,7Мdr2 – 14,3%).

- Виконані експериментально-теоретичні дослідження роботи  напружено-деформованого стану конструкцій дозволили встановити, що при комбінованому армуванні сталебетонних балок, оптимальний відсоток армування високоміцною стержневою арматурою досягається при умові передачі на неї 25-55% розтягуючого зусилля, це знижує відсоток армування відповідно на 15-30%, при забезпеченні вимог з деформативності, тріщиностійкості та міцності.

- Запропоновані залежності для визначення рекомендованого відсотку армування високоміцною арматурою ρl,в, при комбінованому армуванні сталебетонних балок, дозволяють визначити рекомендований відсоток армування високоміцною арматурою звичайних сталебетонних конструкцій із одиночним армуванням та без впливу на міцність зменшити загальний відсоток армування, збільшивши деформативність на зазначену величину.

Бібліографічний список

- Альхарірі В.А., Экспериментальные исследования изгибаемых железобетонных    элементов при сложных режимах нагружений // Збірник наукових праць. Полтавський державний технічний університет ім. Юрія Кондратюка – Полтава, ПДТУ; 1998, вип. 2, С. 67-83.

- Антонов К.К., Экономика железобетонных конструкций. / К.К.Антонов // М.: МИСИ, 1982.-36с.

- Арматура для железобетонных конструкций / Львов политехн, ин-т;
авт. изобрет. Ф.Е. Клименко, А.Д. Шеховцов, В.М. Барабаш. - Заявл.
15.11.74 №2075935/29-33; Опубл. вБ.И. -1977. -№57.

- Бабич Є.М., Крусь Ю.О. До питання побудови діаграми деформування бетону та визначення коефіцієнта повноти епюри напружень // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. Вип. 6. – Рівне, 2001. – С.94-104.

- Багатурия     Ф.И.     Результаты     экспериментальных     исследовании
влияния   типов   анкеров   па   прочность   и   деформативность   связи
профилированной     листовой      арматуры     с      бетоном.      -      кн.:
Совершенствование методов расчета  и   исследование  новых  типов
железобетонных конструкций. / Ф.И. Багатурия  // -Л., 1975, №2. -С. 138-143.

- Байков   В.Н., Железобетонные   конструкции. / В.Н. Байков,   Э.Е. Сигалов //   -М.: Стройиздат, 1991, - 767 с.

- Бамбура А.М., Основні положення проектування бетонних та залізобетонних конструкцій за національним нормативним документом  ДБН В.2.6.-98:2009 // Науковий вісник ЛНАУ — 14 (2010)

- Бамбура А.Н., Расчет изгибаемых и внецентрально сжатых элементов на основе упрощенных диаграмм деформирования / А.Н. Бамбура, А.Я. Барашиков // Бетон и железобетон - пути развития. - М.: НИИЖБ, 2005- Т.2-С.312-318.

- Барабаш   В.М.   Расчетная   схема   для   железобетонных   балок   без
предварительного напряжения //Сб. науч. тр.: Сельское строительство агропромышленного комплекса западного региона УРСР / Львовский с.х. ин-т.-1985.-С. 11-19.

- Барабаш  В.М.  Исследование  сталебетонных  и  керамзитобетонных
балок с внешней листовой арматурой гладкого и периодического
профиля: Автореф. дис. канд. тех. наук./ В.М.  Барабаш  // -Львов, 1978. -16 с.

- Барабаш В.М. Моделирование прочности изгибаемых железобетонных стержней на ЭВМ, Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций: Тез. докл. 1-го Всесоюзного симпозиума. -Ужгород, -с. 4-5.

- Барабаш В.М., Розробка, дослідження та застосування нового виду стрічкової арматури періодичного профілю в сталебетонних конструкціях /В.М. Барабаш, Ф.Є. Клименко // Проблеми теорії і практики залізобетону. -Полтава, 1997. -С. 37-41.

- Барабаш Вл.М. Прочность и деформативность неразрезных железобетонных балок с внешним армированием: Автореферат дис. канд. техн. наук. / Вл.М. Барабаш // -Львов, 1988. -17 с.

- Барашиков А.Я. Деформативні методи розрахунку згинальних залізобетонних елементів згідно з проектом нових норм України // Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: 2006. – Вип.3. – С. 159-161.

- Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції. // Загальний курс. – К.: Вища шк., 1998. – 726 с.

- Барашиков А.Я. Методика розрахунку залізобетонних конструкцій за деформаційною моделлю згідно з проектом нових норм. // Сучасне цивільне та промислове будівництво. том 1, номер 1, 2005, -С. 13-18.

- Барашиков А.Я. Проблеми розвитку залізобетонних конструкцій в Україні. // Зб. наукових праць. Науково технічні проблеми залізобетону. Будівельні конструкції, вип. 59, кн. 1 К., КНІБК,- 2003,- С. 17-21.

- Барашиков А.Я., Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных элементов при повторных   нагружениях поперечными силами. Работа бетона и железобетона с различными видами армирования на выносливость при многократно    повторяющихся нагрузках. /А.Я. Барашиков, Ю.А. Климов, Р.Д. Алабердиев // Тезисы   докладов координационного совещания. - Львов, 1987. -С.8.

- Барашиков А.Я., Спрощені розрахунки несучої здатності нормальних перерізів згинальних елементів за деформаційною моделлю /А.Я. Барашиков, І.В. Задорожнікова // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди. 36. наук, статей. – Рівне НУВГП, 2005.-Вип. 12.-С. 109-115.

- Бачинский В.Я. Некоторые вопросы, связанные с построением общей теории железобетона // Бетон и железобетон. – 1979. – С.18-21.

- Беленя Е.И. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1985. - 560с.

- Берг О.Я. Физические основы теории прочности бетона и железобетона. -М.; Стройиздат, 1962. -96 с.

- Бич П.М. Экспериментально-теоретические исследования закритических характеристик бетона // Бетон и железобетон. -1987. - №3.-С.26-27.

- Блихарский З.Я. Прочность и деформативность предварительно напряженных сталебетонных балок, потери и сцепление нового вида полосовой арматуры. Дис. канд. тех. наук. - Львов, 1989. -212 с.

- Бліхарський З.Я. Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі при дії навантаження. Дис. Доктора тех. наук.: 05,23,01 – Львів, 2005. -357 с.

- Боднарчук  Т.Б.  Експериментальне  дослідження   несучої здатності похилих перерізів сталебетонних балок без поперечної арматури. Науково-технічна конференція. – Полтава, 1997.

- Боднарчук Т.Б. Несуча здатність похилих перерізів звичайних сталебетонних балок. Дис. канд. техн. наук. –Львів, 1999. – 177 с.

- Боднарчук Т.Б., Методика виготовлення та дослідження тришарових сталебетонних балок з зовнішнім стрічковим армуванням / Т.Б. Боднарчук, Р.А. Шмиг // Проблеми теорії і практики будівництва. – Львів, 1997. – том ІІ. – С. 34-37.

- Васильев П.И., Снижение материалоемкости конструкций на основе развития теории и методов расчета / П.И. Васильев, А.Б. Голышев, А.С. Залесов // Бетон и железобетон. -1988. -№9. -С.16-18.

- Воронков Р.В. Водогазонепроницаемые железобетонные конструкции с листовой арматурой // Бетон и железобетон. -1970. -№3. -С.30-34.

- Воронков Р.В. Железобетонные конструкции с листовым армированием. -Л.: Стройиздат. Ленингр. отделение. -1975. -С.144.

- Воронков Р.В. Некоторые перспективы развития железобетонных конструкций с листовой арматурой // Проектирование строительных конструкций. -Л.: ЛИСИ, 1972. -С.69-77.

- Гаврыляк А.И. Деформативность изгибаемых сталебетонных элементов с листовой арматурой периодического профиля при длительном действии нагрузки. Дис. канд. техн. наук. -Львов, 1974. - 192с.

- Гайдаш Н.Л. Исследование прочности, жесткости и трещиностойкости сталебетонных балок с листовой арматурой. Дис. канд. техн. наук. -Львов, 1974. -192 с.

- Гвоздев А.А. Задачи и перспективы развития теории железобетона // Строительная механика и расчет сооружений. -М., 1981. -№6. -С. 14-17.

- Гвоздев А.А. Новое в проектировании бетонных и железобетонных  конструкций. -М,: Стройиздат, 1978. -76 с.

- Гениев Г.А., Теория пластичности бетона и железобетона. / Г.А. Гениев, В.Н. Кисюк, Г.А. Тюпин // – М.: Стройиздат, 1974. – 316 с.

- Гибшман Е.Е. Проектирование стальных конструкций, объединенных с железобетоном в автодорожных мостах. / Е.Е. Гибшман // -М.: Автотрансиздат, 1956. -236 с.

- Гийон И. Комбинированные конструкции из напряженного железобетона / И. Гийон // Материалы 6 конгресса ФИП в Праге, июнь 1970 г. (Научно-технический отчет делегации СССР). -НИИЖБ. -1971. -С.11-23.

- Глотов И.Б. Расчет и конструирование сталежелезобетонных балок-мостов. -Науч. труды Саратов. политехн, ин-та, 1974, вып.67. -С.67-71.

- Голишев О.Б. Бамбура А.М. Розвиток теорії залізобетону // Будівництво України. – 2003. – С.11-18.

- Голосов В.Н., Экспериментальное исследование железобетонного ригеля с внешним листовым армированием пролетом 12 м для многоэтажных общественных зданий / В.Н. Голосов, Г.П. Бирюков // Тезисы сообщений координационного совещания по проблеме: Разработка, исследование и внедрение конструкций с внешним армированием / НИИЖБ. – М. – 1974. – 24 с.

- Голышев А.Б. О материалах второго Всесоюзного совещания по проблемам ползучести и усадки бетона / А.Б. Голышев // Бетон и железобетон. -1977.-№8.-С.25-27.

- Голышев А.Б., и. др. Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие. / А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский, П.П. Полищук // -К.; Будівельник, 1990, 540с.

- Голышев А.Б., Расчет железобетонных стержневых систем с учетом фактора времени. / А.Б. Голышев, В.П. Полищук, И.В. Руденко // -Киев: Будівельник, 1984.-128с.

- Голышев А.Б., Экспериментальные исследования прочности и трещиностойкости наклонных сечений железобетонных изгибаемых элементов / А.Б. Голышев, В.И. Колчунов, Г.А. Смоляго // Совершенствование технологических процессов и оборудования в производстве строительных материалов. Тезисы докладов конференции БТИСМ. - Белгород, 1981.-С.89-91.

- ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение. -М.: Изд-во стандартов, 1982. -15 с.

- ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытания на растяжение. -М.: Изд-во стандартов, 1982. -15 с.

- Гуща Ю.П., К вопросу о совершенствовании расчета деформаций железобетонных элементов / Ю.П. Гуща, Л.Л. Лемыш // Напряженно- деформироваванное состояние бетонных и железобетонных конструкций. М.,  НИИЖБ, Госстроя СССР, 1986 – С. 26-38.

- Гуща Ю.П., Об учете неупругих деформаций бетона и арматуры в расчете железобетонных конструкций по первой и второй группе предельных состояний / Гуща Ю.П. //  Совершенствование конструктивных форм методов расчета и проектирования железобетонных конструкций, М.,   НИИЖБ  Госстроя СССР,  1983 – С. 8-14.

- ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування. -К.: Мінрегіонбуд України, 2010. -С. 1-72.

- Донченко О.М., К развитию теории сопротивления железобетонных элементов чистому изгибу. / О.М.  Донченко // Сб. Изв. вузов.,1985, №4,-С. 29 - 34.

- Дорофеев B.C., Барданов В.Ю. Расчет изгибаемых элементов с учетом полной диаграммы деформирования бетона. – Одесса: ОГАСА, 2003. – 210 с.

- Дорошкевич JI, А., К методике определения прочности бетона на растяжение методом раскалывания / JI. А. Дорошкевич, Г.Н.  Гладышев // Научные сообщении. Вестник докладов. -Львов, 1976. –С.188-192.

- Дорошкевич Л.А., Экспериментальные исследования железобетонных балок в зоне действия поперечных сил с продольной арматурой различной жесткости / Л.А. Дорошкевич, Н.Н.  Ершева // Вестник Львовского политехнического института. Вопросы современного строительства. - Вып. 80. -Львов, 1973. -С.29-37.

- ДСТУ Б В.1.2-3:2006, Прогини і переміщення. Вимоги проектування. Мінрегіонбуд України, 2006. -С. -4.

- ДСТУ Б В.2.6-7-95. Вироби будiвельнi бетонні та залiзобетоннi збiрнi. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки мiцностi, жорсткості та трiщиностiйкостi. -М.:  Мінрегіонбуд України, 1995.

- ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуасона. -К.: Мінрегіонбуд України, 2010. -С. 1-10.

- ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технiчнi умови.:  Мінрегіонбуд України, 1997. -20 с.

- ДСТУ Б. В 2.6-156:2010, Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Мінрегіонбуд України, 2011. -С. 1-115.

- ДСТУ Б. В 2.7-214:2009, Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками. -К.: Мінрегіонбуд України, 2010. -С. 1-30.

- Журавский А.Д. Напряженно - деформированное состояние железобетонных плит при двухосном предварительном обжатии: Автореф. дис. канд. тех. наук. / А.Д. Журавский // – Киев, 1988. – 15 с.

- Зак М.Л. О влиянии неоднородности бетона на его прочность // Напряженно- деформированное  состояние бетонных и железобетонных конструкций. / М.Л.  Зак // -М.: НИИЖБ, 1986. -С. 145-152.

- Зак М.Л., Аналитическое представление диаграммы сжатия бетона // Совершенствование методов расчета статически неопределимых железобетонных конструкций. / М.Л. Зак, Ю.П. Гуща // -М.: НИИЖБ. 1987. -  С.103-107.

- Залесов А.С., Расчет деформаций железобетонных конструкций по новым нормативным документам / А.С. Залесов , Т.А. Мухамадиев, Е.А. Чистяков // Бетон и железобетон, №6, Издательство ЛАДьЯ, 2002.- С. 12-16.

- Залізобетонні конструкції, підручник, за ред. А.Я. Барашикова К., - Вища школа – 1995. – 591с.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. / О. Зенкевич // -М: Мир, 1975.

- Изотов Ю.И. Прочность железобетонных балок. / Ю.И. Изотов // -Киев: Будівельник, 1978. -158с.

- Іваник І.Г., Розрахунок балок, посилених металевими елементами. / І.Г. Іваник, М.В. Гоголь, Б.С. Попович // Зб. наук. праць. Науково-технічні проблеми залізобетону. Будівельні конструкції, вип.. 59, кн..1, К., НДІБК, - 2003 –          С. 189-193.

- Ільницький Б.М. Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок без зчеплення зовнішньої арматури з бетоном. / Б.М. Ільницький //Дис. канд. техн. наук. – Львів, 2002. – 125 с.

- Карпенко Н.И. Общие модели механики железобетона. / Н.И. Карпенко // М; «Стройиздат», 1996. – 416с.

- Карпенко Н.И., Прокопович И Е., Мухамедиев Т.А., Петров А.Н., Яременко А.Ф. Учет деформаций ползучести и длительного сопротивления бетона в методике диаграмм-изохрон // Совершенствование методов расчета статически неопределимых железобетонных конструкций: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.И.Карпенко, Т.А.Мухамедиева. – М.: НИИЖБ, 1987. – С.66-81.

- Кирилов  Л.П., Конструкции герметизированной облицовки защитной оболочки АЭС / Л.П. Кирилов, О.В. Михайлов, Ю.Б. Николаев // Бетон и железобетон. -1977. -№6. -С. 9-11 .

- Кирилов А.П. Железобетонные корпуса  ядерных   реакторов. / А.П.Кирилов // -М.: Энергоатомиздат, 1988. -248 с.

- Кирилов А.П., Экспериментальные исследования устойчивости облицовки железобетонных конструкций АЭС / А.П. Кирилов, Ю.Б.Николаев // Энергетическое строительство. -1977. -№3. -С. 72-76.

- Клименко  Ф.Є.   Внешнее  армирование  железобетонных  элементов полосовой арматурой  гладкого и   периодического  профиля / Ф.Є.   Клименко  // Изд. вузов. Стр-во и архит. -1981. -С. 25-29.

- Клименко  Ф.Є.,  Прочность и деформативность сталежелезобетонных изгибаемых элементов с листовой сталью на тяжелом и легком бетонах / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш,  Б.И.  Боднарчук  // Весник Львовского политехн. ин-та. -1972. -№70. -С.37-46.

- Клименко Ф.Е., Сталебетонные ригели с внешним полосовым армированием / Клименко Ф.Е., Барабаш В.М., Орловский А.С. // Бетон и железобетон. -1985.-№4. -С.15-17.

- Клименко Ф.Є. К терминологии названия железобетонных конструкций с внешним (листовым) армированием / Ф.Є. Клименко // Вестник ЛПИ. – Львов. – 1976. - №6. – с. 197-200.

- Клименко Ф.Є. Обычное и напрягаемое внешнее полосовое армирова-ние  сталебетонных балочных элементов и опытное их применение. / Ф.Є. Клименко // Дис. д-ра техн. наук: 19.04.79. -М., 1979. -500 с.

- Клименко Ф.Є. Сталебетонные конструкции с внешним полосовым     армированием. / Ф.Є. Клименко // -Киев: Будівельник, 1984. -С. 88.

- Клименко Ф.Є., Вплив жорстких торцевих упорів з двосторонніми ребрами на несучу здатність сталебетонних конструкцій / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш, Ю.Є. Фамуляк // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: Тези міжнародної науково-практичної конференції присвяченій пам’яті проф.Храпливому. –Львів, 1999. –с.321-322.

- Клименко Ф.Є., Економічна ефективність попередньо напружених сталебетонних балок прольотом 12 м / Ф.Є.Клименко, Ю.Є. Фамуляк та інші // 25 років сталебетонних конструкцій з зовнішнім армуванням: Збірник матеріалів конференції. –Львів, 1996. –с.74-77.

- Клименко Ф.Є., Исследование прочности и деформатив-ности   сталежелезобетонных   изгибаемых элементов с листовой сталью на тяжелом и легком бетонах / Ф.Є. Клименко, В.М.  Барабаш // Бетон и железобетон. -1972.-№8.-С.5-6.

- Клименко Ф.Є., Коэффициенты асимметрии напряжений поперечной арматуры и сжатого бетона над наклонной трещиной железобетонных балок при многократно повторяющихся нагрузках / Ф.Є. Клименко, В.В. Левчич, И.М. Добуш // Строительство и эксплуатация автомобильных дорог. -Минск: БелдорНИИ, 1986. -С. 111-116.

- Клименко Ф.Є., Листовая  арматура периодического профиля для сталебетонных конструкций с внешним армированием // Бетон и железобетон. / Ф.Є. Клименко, В.М.  Барабаш // -1977. -№6. -С. 16-22.

- Клименко Ф.Є., Листовая  арматура периодического профиля для сталебетонных конструкций с внешним армированием Тезисы докл. Всесоюзн. Совещ.: Железобетонниє конструкции с внешним армированием профилированим стальным листом. / Ф.Є. Клименко, В.М.  Барабаш // – Челябинск.,. -1983. - С. 13-14.

- Клименко Ф.Є., Металеві конструкції. / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш // -Львів: Світ, 1994. -280с.

- Клименко Ф.Є., Металеві конструкції. / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш, Л.І. Стороженко // -Львів: Світ, 2002. - 311 с.

- Клименко Ф.Є., Міцність і жорсткість сталебетонних балок з торцевими упорами / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш, Ю.Є. Фамуляк // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Матеріали ІІ міжнародного симпозіуму. –Львів-Дубляни, 1996. – с.272-273.

- Клименко Ф.Є., Міцність сталебетонних балок без торцевих упорів та з упорами різної потужності / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш, Ю.Є. Фамуляк // Архітектура і сільськогосподарське будівництво: вісник ЛДАУ. –Львів, 2000. –с.132-136.

- Клименко Ф.Є., Потери напряжений сталебетонных балок / Ф.Є. Клименко, З.Я. Блихарский, В.М. Барабаш // Тезисы докл. науч.-практической конференции: Совершенствование методов расчета и проектирования современных видов строительных конструкций. – Ровно.

- Клименко Ф.Є., Сталебетонные ригели с внешним полосовым армированием / Ф.Є. Клименко, В.М.  Барабаш // Бетон и железобетон. – 1985. - №4. – с. 15-17.

- Клименко Ф.Є., Трещиностойкость сталебетонных балок, армированных внешней арматурой / Ф.Є. Клименко, В.М.  Барабаш // Сб. науч. тр.: Вопросы планировки, застройки и благоустройства сельских населенных мест / Львовский с. х. ин-т. – 1983. – с. 66-72.

- Клименко Ф.Є., Характер роботи сталебетонних елементів при дії поперечних сил / Ф.Є. Клименко, Т.Б. Боднарчук // Теорія і практика будівництва. - Львів. -1997. -№335. -С.84-88.

- Климов Ю.А. Расчет прочности элементов при действии поперечных
сил / Ю.А. Климов // Бетон и железобетон. -1988. -№4. -С. 33-35.

- Климов Ю.А. Сучасні методи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи. /Ю.А. Климов// - К.: КНУБА, 2001-46 с.

- Климов Ю.А., К расчету деформативности железобетонных элементов при действии поперечных сил / Ю.А. Климов, В.И. Петраш, Р.А. Пискун // Проблеми теорії і практики залізобетону. -Полтава. -1997. -С. 223-226.

- Коваль П.М. Експериментально - розрахункове дослідження тріщиноутворення в бетоні. / П.М. Коваль // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. №360. Теорія і практика будівництва. –Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1998. –С.59-65

- Кодекс-образец  ЕКБ-ФИП.  Для  норм по железобетонным конструкциям. -М.: НИИЖБ, 1984. -284 с.

- Колбасин В.Г. Плиты с арматурой из профилированного сталевого настила / В.Г. Колбасин // Бетон и железобетон. -1980. -№1. -С. 11-13.

- Колчунов В.И.,  Разрушение железобетонных элементов от совместного действия изгибаемого момента и поперечной силы / В.И.  Колчунов // Строительные конструкции / вып. 32. -Киев: Будівельник, 1979. -С.51-54.

- Комаровский А.Н. Защитные оболочки ядерных реакторов. / А.Н. Комаровский // -М.: Атомиздат, 1968. -246 с.

- Комплексные сталежелезобетонные конструкции перекрытий многоэтажных зданий (США, Япония). -Контику Гидзюцу,  1975. - №283. -С. 109-121.

- Копытин В.А., Анкеровка арматуры с наклонной  трещиной / В.А. Копытин, В.В. Зайцев // Бетон и железобетон. -1983. -№5. -С. 33-34.

- Крамарчук А.П. Вплив залишкового напруженого стану перед постановкою додаткової арматури  на міцність сталебетонних згинаних елементів. / А.П. Крамарчук // Зб. Будівельні конструкції, будівлі і споруди. №2(44) Вісник ДонДАБА,   2004 С. 90-98.

- Крамарчук А.П. Міцність згинаних елементів із додатковим армуванням. / А.П. Крамарчук //  Зб. Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. 2003, №2 (39), С. 26-30.

- Крочак О.В. Прочность, деформативность и эффективность сталебетонных балок с двойным полосовым армированием: Дис. канд. техн. наук. / О.В. Крочак // -Львов, -1989. -196 с.

- Кудзис А.П., Статический анализ ширины  раскрытия   наклонных  трещин  в  элементах   переменной высоты   / А.П. Кудзис, В.И. Виршилас, И.И. Женевшюс //  Вопросы   надежности   железобетонных   конструкций.   - Куйбышев, 1973.-С.130-133.

- Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій з опору залізобетону/ Голишев О.Б., Бамбура А.М. – К.:Логос, 2004.- 340с.

- Лапенко О. І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнімною опалубкою : монографія / О. І. Лапенко. - Полтава : АСМІ, 2009. - 328 с.

- Мазурак  А.В., Деформативність сталебетонних балок в зоні дії поперечних сил / А.В. Мазурак, Р.А. Шмиг, М.Е. Волинець   // Збірник матеріалів конференції «25 років сталебетону» ДУ «Львівська політехніка». -Львів. -1994.-С. 100-103.

- Мазурак А.В. Міцність  попередньо-напружених  сталебетонних балок в зоні дії поперечних сил. / А.В. Мазурак //Дис. наук. ст. канд. техн. наук. -Львів, ДУ «Львівська політехніка». -1996. -189 с.

- Мазурак А.В., Несуча здатність попередньо напружених сталебетонних балок на ділянках дії поперечних сил. / А.В. Мазурак, Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш // – Львів: ЛДАУ, 2000. – 161 с.

- Методические рекомендации по определению ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах. -Киев: НИИСК, 1982. -28 с.

- Методические рекомендации по расчету несущей способности железобетонных изгибаемых элементов при совместном действии изгибающего момента и поперечной силы. -Киев: НИИСК, 1980. -22с.

- Милованов А.Ф., Прочность и трещиностойкость железобетонных изгибаемых элементов при действии поперечных сил и   повышенных температур / А.Ф. Милованов, И.М. Махкамов // Экспресс-информация.   Серия    8. Строительные конструкции. Выгт.1. -М.: ВНИИИС, 1984. -С.5-8.

- Митрофанов В.П. Екстремальний критерій міцності залізобетонних елементів у деформаційній моделі / В.П. Митрофанов, А.М. Павліков // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – К.: НДІБК, 2005. – Вип. 62. – Т. 1. – С.205–212.

- Мурашов В.И. Трещиноустойчевость, жесткость и прочность железобетона. / В.И. Мурашов // Машстройиздат, 1968

- Мурашов В.И. Экспериментальное исследование жесткости при различном армировании, а также стадиях и способах загружения. / В.И. Мурашов // Отчет ЦНИИПС, наряд №5403, 1965

- НИИжелсзобетона. Разработка, исследование и внедрение конструкций с внешним армированием: Тезисы доклада Всесоюзной конференции. -М.; 1974. -44с.

- НИИжслсзобетона. Исследование, разработка и внедрение монолитных железобетонных покрытий с применением сталевого профилированного пастила: Тезисы доклада Всесоюзної о координационного совещания. -М., 1981. -26 с.

- Ониськів Б.М. Вплив попереднього напруження на характер тріщиноутворення та несучу здатність залізобетонних балок завантажених в межах висоти перерізу. / Б.М. Ониськів // Вісник ЛПТ №262. Вид.: Світ. -Львів.-1992.

- Онысъкив Б.М. Особенности расчета прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям при больших пролетах среза / Б.М. Онысъкив // Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskey, №68. –1990.

- Павліков А.М. Розрахунок площі поздовжньої арматури в згинальних елементах з використанням деформаційної моделі / А.М. Павліков // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць. – ОДАБА, 2009. – Вип. 33. . – С.119–125.

- Панарин Н.Я., Монолитные перекрытия с профилированной листовой арматурой / Н.Я. Панарин, Н.М. Онуфриев, Р.В. Воронков // Бетон и железобетон. -1975. -№1. -С.26-28.

- Пат. 1684624 (ФРГ). Многослойный корпус высокого давления / Commissariat al tnergie atomigue.

- Пат.2265948 (Франция). Емкость из предварительно-напряженного бетона /Krafwerk Union A.G.Pyckenhoff und Widmam A.G.

- Переяславцев Н.A. Брусковые конструкции с внешним армированием уголками / Н.A. Переяславцев // Пром. стр-во. -1979. -№5. -С.27-28.

- Переяславцев Н.А. Брусковые конструкции с  внешним армированием для каркасов ГРЭС / Н.А. Переяславцев // Бетон и железобетон. -1977. -№6. -С.7-9.

- Петросян А.В. Расчет прочности железобетонных элементов при совместном   действии   изгибающих   моментов   и   поперечных   сил: Автореф. дис, канд. техн. наук. / А.В. Петросян // -М., 1989. -24 с.

- Петросян Л.В. Расчет конструкций на действие поперечных сил по отечественным и зарубежным нормам / Л.В. Петросян // Бетон и железобетон. -1988. -№10.-С.33-35.

- Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. / Н.С. Пискунов // – М.: Наука, 1978. – том I. – С. 235-237.

- Подольский И.Я., Преднапряженные ригели со смешанным и внешним армированием для каркасов многоэтажных зданий / И.Я. Подольский, Д.М. Лаковсекий, Г.А. Нечаев // Бетон и железобетон. – 1986. - №1. – С. 5-8.

- Подольский И.Я., Сталежелезобетонные балки с внешним листовым армированием для промышленного и гражданского строительства  / И.Я. Подольский, А.М. Манькин, Д.М. Лаковский и др. // Пром. стр-во. – 1975. - №5. – С. 27-28

- Пономарев К.К. Расчет элементов конструкций с применением ЭЦВМ. / К.К. Пономарев // -М.: Машиностроение, 1972. -424 с.

- Пособие П5-03-98 к СНиП 2.03.01-84* Проектирование железобетонных конструкций без сцепления арматуры с бетоном. – Минск, 1999. – С. 6-10.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СниІІ 2.03.01-84), часть 1, П/Госстрой СССР. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-188с.,-143с.

- Прокопович И.Е., Прикладная теория ползучести. / И.Е. Прокопович, В.А.  Задгинидзе // -М.: Стройиздат, 1980. -240 с.

- Разработка и исследование арматуры из специального листового проката для сталебетонных конструкций: Отчет / Львов, политехнический ин-т; Руководитель работы Ф.Е. Клименко, -№ ГР 01840084715; инв. № 028500884493. -Львов. -1985. -73 с.

- Разработка и совершенствование профиля и параметров листов с рифленой поверхностью для армирования сталебетонных конструкций: Отчет / Львов, политехн, ин-т; Руководитель работы Ф.Е. Клименко. -№ ГР 01860080355; инв. № 02850088809. -Львов. -1987.-69 с.

- Ржаницин А.Р. Составные стержни и пластины. / А.Р. Ржаницин // -М.: Стройиздат, 1986.-316с.

- Роговий С.І., Методологія оцінки міцності нормальних перерізів бетонних і залізобетонних конструкцій на основі деформаційної розрахункової моделі: Автореферат дис. доктора. техн. наук. / С.І. Роговий // -Полтава, 2005. -36 с.

- Роговий С.І., Сучасний стан та удосконалення деформаційної моделі розрахунку залізобетону // Научно-технический сборник. "Коммунальное хозяйство городов" №60., ХНАГХ, – 2004. – С.48-53.

- Рочняк О.Я., К вопросу сопротивления предварительно напряженных железобетонных балок таврового сечения без сцепления арматуры с бетоном и изгибу с поперечной силой / О.Я. Рочняк, Л.В. Образцов, В.Н. Деркач // Вопросы строительства и архитектуры. -Минск, 1986. -JV»! 5. -С.9-12.

- Семко О. В. Імовірнісні аспекти розрахунку сталезалізобетонних конструкцій / Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава : ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2004. — 314с.

- Семко О. В. Надійність сталезалізобетонних конструкцій : дис... д-ра техн. наук: 05.23.01 / Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2006.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции: Нормы проектирования / Госстрой СССР. -М.: ЦИТ1І Госстроя СССР, 1985. -79 с.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования/ Госстрой СССР.М.: ЦИТП, 1986-79 с.

- СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения. М.: Госстрой Р.Ф. 2004-24 с.

- СНиП 52-101-03. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М: Госстрой России, 2003-125 с.

- СНиП ІІ-21-75. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1976. -89 с.

- СНиП ІІ-23-81. Стальные конструкции / Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1981. -360 с.

- Стороженко Л. І., Семко О. В., Пенц В. Ф.. Сталезалізобетонні конструкції: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Полтавський національний ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава : ПНТУ, 2005. — 182с.

- Стороженко Л. І., Сурдін В. М., Єфіменко В. І., Вербицький В. І. Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: монографія. — Кривий Ріг, 2007. — 448c.

- Стороженко Л.И., Изгибаемые конструктивные элементы  с  внешним вертикальным  полосовым  армированием   // Межвуз. сб.: Вопросы прочности, деформативности и трещиностойкости железобетона. / Л.И. Стороженко, С.Г. Потебня // -Ростов, инж.-строит, ин-т, -1986. -С.126-142.

- Стороженко Л.І., Згинальні залізобетонні елементи, армовані сталевим листами . / Л.І. Стороженко, О.В. Семко, О.В. Сколибог // Зб. наукових праць. Науково-технічні проблеми залізобетону. Будівельні конструкції, вип.. 59 кн.2, НДІБК, -2003,- С. 31-38.

- Стороженко Л.І., Сталезалізобетонні конструкції. / Л.І. Стороженко, О.В. Семко, В.І. Єфименко // К., Четверта хвиля, 1997.-160с.

- Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов. / Н.Н. Стрелецкий //-М.: Транспорт, 1981.-360 с.

- Тарташин В.А.	Предварительно	напряженные сталежелезобетонные   конструкции системы «УИЛСТРИ» в Бельгии / В.А. Тарташин // Бетон и железобетон. -1968. -№1. -С.42-44.

- Технические указания по проектированию сталежелезобетонных
пролетных строений. -М.: Орпранострой, 1963. -194 с.

- Усенбаев Б.У. Прочность железобетонных балок по наклонным сечениям при совместном действии изгибающего момента и поперечной силы: / Б.У. Усенбаев // Автореф. дис. канд. техн. наук. -Москва, 1985. -20с.

- Усенбаев Б.У. Прочность железобетонных балок по наклонным
сечениям при различном количестве продольной арматуры //Сопротивление элементов железобетонных конструкций действию статических и динамических  нагрузок: / Б.У. Усенбаев //  Сборник  научных  трудов МАДИ. -М., 1984. -С.95-101.

- Фамуляк Ю.Є. Розвиток зсувів між стрічковою арматурою і бетоном в сталебетонних балках з торцевими упорами / Ю.Є. Фамуляк // Архітектура і сільськогосподарське будівництво: Вісник ЛДАУ. –Львів, 2002. –С.75-79.

- Фамуляк Ю.Є., Вплив жорстких анкерних зв’язків зовнішньої арматури сталебетонних балок на їх міцність і жорсткість / Ю.Є. Фамуляк, А.В. Мазурак, М.Е. Волинець // Збірник матеріалів конференції “25 років сталебетонних конструкцій з зовнішнім армуванням” – Львів. – 1996. – С. 109 – 112.

- Фамуляк Ю.Є., Вплив торцевих анкерів сталебетонних балок на міцність та деформативність похилих перерізів: дис... канд. техн. наук: / Ю.Є. Фамуляк // Національний університет "Львівська політехніка". - Л., 2004.

- Фамуляк Ю.Є., Методика виготовлення сталебетонних балок з жорсткими торцевими упорами / Ю.Є. Фамуляк, Ванік М.Й. // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Матеріали ІІІ міжнародного симпозіуму. – Мукачево, 1998. –С.554-557.

- Фамуляк Ю.Є., Особливості роботи згинаних сталебетонних балок з жорсткими торцевими упорами під дією деформації згину / Ю.Є. Фамуляк, К.Ф. Клименко // Конструкции гражданских зданий: Сборник научных трудов Киев ЗНИИЭП. –Киев, 2001. –С.150-156.

- Фамуляк Ю.Є., Особливості тріщиноутворення в сталебетонних балках із жорсткими торцевими упорами / Ю.Є. Фамуляк, І.Г. Тарасюк // Вісник ЛДАУ “Архітектура і сільськогосподарське будівництво” – Львів. – 2001. –С.123 – 127

- Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном. / М.М. Холмянский // -М.: Стройиздат, 1981.-184с.

- Чихладзе Е.Д. Несущая способность сталебетонных конструкций в условиях статического и динамического нагружений: /  Е.Д. Чихладзе // Дис. д-ра. техн. наук. – Харьков, 1985.- 481 с

- Шаповалов О.М. Залізобетонні конструкції: / О.М. Шаповалов // Навч.-метод. посібник для студентів будівельних спеціальностей. –Харків: ХНАМГ, 2005. – 147с.

- Шеховцов А.Д, Прочность, трещиностойкость и жесткость предварительно напряженных сталебетонных балок с обычной и напряженной высокопрочной листовой арматурой: /  А.Д. Шеховцов // Автореферат дис. канд. техн. наук. -Львов, 1974. -16 с.

- Шмиг Р.А. Міцність та деформативність комплексних сталебетонних балкових конструкцій. / Р.А. Шмиг // Дис.канд.техн. наук. –Полтава, 1997. – 221с.

- Шмиг Р.А., Застосування методу скінчених елементів при моделюванні роботи залізобетонних елементів, що зазнають деформацій згину, з урахуванням реальних діаграм деформування матеріалів / Р.А.Шмиг, І.О. Ніщенко, Ю.Є. Фамуляк, В.М. Канюк // Сборник научных трудов КиевЗНИИЭП “Конструкции гражданских зданий” – Київ. – 2001. – С. 134 – 141.

- Янкелевич М.А. Сталежелезобетонные конструкции покрытий зданий. / М.А. Янкелевич // -В кн.: Современная технология изготовления железобетонных  конструкций  из  высокопрочных   бетонов.   –Киев, 1976.-С. 19.

- Bresber B., MacCregar d. Review of concrete beams failling in shear / B. Bresber // Jornal of the structural Division. – 1976, vol. – С. 343-372.

- CEB Fib Model Code // CEB Commitee Euro-international du beton. – Bullitin deformation № 195. – 1990.

- EN 1992 - 1-1:2005 Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General rules and Rules for Buildings.

- Fromont М. Les constructions mixtes en profils a froid et beton. -
Construction, / М. Fromont // 1977. -№9, p.349-353.

- Hamadi J.D., Behaviour in shear of beams with flexural cruks / J.D.Hamadi, P.E. Regan // Magazine Concrete Research. – 1980, vol. 32. - №111. – p. 67-68.

- Johnson R.P., Pesign rules for the control of deflections in composite beams. / R.P. Johnson, P.O. Smith // -Strucl.Eng., 1975, vol.53. -№9, p.367-376.

- Klimenko F. Steel concrete structures reinforced by external steel stripes. / F. Klimenko // – Bratislava, 1991. –P.7-10.

- Klimenko F. Steelconcrete structures reinforced by external steel stripes. / F. Klimenko // - Furvoka, Japan, 1991. –P.5.

- Klimenko F., Hardhessand deformations ability complex stellconcrete beam construction / F. Klimenko, V. Barabash, R. Shmig // Konstrukcje betonowe: Komitet Inzynerii Zadowej PAM I Komitetu Nauki PZ I TB. – Wroclaw-Krynica, 1999. –N2. –S.103-110.

- Klimenko F., Periodikal profile sheet and efforts of its coupoling with concrete. / F. Klimenko, W. Barabash // – Kosice, Slovakia. – 1994. –P.4-5.

- Kubik M.L. Half-Castella composite beam construction / M.L. Kubik // - Concrete (Lond), 1976, vol.10. -№9, p.34-36.

- Kurata S., Composite structure for underwater foundation. / S. Kurata, Т. Fuka, Т. Gika, M. Kusumoto // -J.Jpn. Soc. Civ.Eng., 1977, vol.62. -№2, p.25-31.

- Kwiatkowski J., Stropy w staiowych skieletach wielokondygnacyjnych / J. Kwiatkowski, J. Patorski // -Inzynieria і budownictwo, 1974. -№9, s.377-381.

- Mitrofanov V.P. Optimization strength theory of reinforced concrete bar elements and structures with practical aspects of its use / V.P. Mitrofanov // Bygningsstatiske meddelelser. Edited and published by the Danish Society for Structural Science and Engineering. – Kobenhavn, 2000. – Р.73–125.

- Tunnels and Tunnelling. – 1995. – 27. – №10. – Р. 39. [Електронный ресурс] / Федеральноє государственное унитарное предприятие "Информационный центр по автомобильным дорогам" Автомобильные дороги и мосты.  Инновацыонные конструктивно-технологические решения в транспортном тоннелестроение // Обзорная информация. – 2005. – Вип. 1. – Режим доступа: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/534583/1.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html