Шуркин Павел КонстантиновичВлияние эвтектикообразующих элементов (Ca, Ni, Ce, Fe) на структуру, технологичность и механические свойства алюминиевых сплавов, содержащих цинк и магний

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Шуркин Павел Константинович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор промышленных алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg

1.1.1 Высокопрочные деформируемые сплавы

1.1.2 Свариваемые среднепрочные деформируемые сплавы

1.1.3 Литейные сплавы

1.2 Фазовый состав и литая структура сплавов системы Al-Zn-Mg-(Cu)

1.3 Обзор подходов в термической и термодеформационной обработке

1.3.1 Гомогенизационный отжиг слитков

1.3.2 Упрочняющая термообработка деформированных полуфабрикатов

1.3.3 Термодеформационная обработка

1.4 Современные подходы к экономнолегированным алюминиевым сплавам

1.5 Никель, кальций и церий в алюминиевых сплавах системы Al-Zn-Mg

1.5.1 Высокопрочные никалины

1.5.2 Кальцийсодержащие сплавы

1.5.3 Церийсодержащие сплавы

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Составы экспериментальных сплавов

2.2 Методика расчетно-экспериментального изучения фазового состава и характера кристаллизации

2.2.1 Расчетный подход

2.2.2 Экспериментальный подход

2.3 Плавка и литье экспериментальных сплавов

2.4 Термический анализ

2.4.1 Прямой термический анализ

2.4.2 Диференциальный термический анализ

2.5 Методы получения деформированных полуфабрикатов

2.5.1 Продольная прокатка

2.5.2 Радиально-сдвиговая прокатка

2.6 Термическая обработка

2.7 Анализ микроструктуры сплавов

2.7.1 Оптическая световая микроскопия

2

2.7.2 Растровая электронная микроскопия

2.7.3 Просвечивающая электронная микроскопия

2.8 Определение физических свойств

2.8.1 Измерение плотности

2.8.2 Определение удельной электрической проводимости

2.9 Методика определения устойчивости к коррозии

2.10 Определение механических свойств

2.10.1 Измерение твердости

2.10.2 Определение механических свойств на растяжение

3 ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВОВ СПЛАВОВ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

3.1 Система А1-2п-М§-Бе-81-№

3.2 Система А1-2п-М§-Бе-81-Са

3.2.1 Система А1-2п-Са-Бе

3.2.2 Система А1-2п-М§-Са-Бе

3.2.3 Система А1-2п-М§-Са-Б1

3.2.4 Система А1-2п-М§-Са-Бе-81

3.3 Система А1-2п-М§-Бе-81-Се

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

4 РАЗРАБОТКА ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ТЕРМОООБРАБОТКИ

4.1 Формирование структуры сплавов на основе системы А1-5,5%2п-1,5%М§

4.2 Механические свойства сплавов на основе системы А1-5,5%2п-1,5%М§

4.3 Перспективы повышения содержания примесных элементов в сплавах на основе системы А1-5,5%гп-1,5%М§

4.4 Алюмоматричные композиты на основе систем А1-2п-М§-(№, Са), получаемые

способами быстрой кристаллизации

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

5 ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ ЛИТЫХ СПЛАВОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ

5.1 Распределение выделений цинк- и магнийсодержащих фаз в структуре сплавов на основе системы А1-2п-М£-(№, Са)

5.2 Структура и свойства кокильных отливок из сплавов на основе системы А1-8%2п-3%М§

5.3 Перспективные композиции для литья в разовые формы

3

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

6 ВЛИЯНИЕ ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА

6.1 Структура и свойства деформированных полуфабрикатов из высокопрочных никалинов

6.1.1 Влияние продольной прокатки

6.1.2 Влияние радиально-сдвиговой прокатки

6.2 Продольная прокатка кальцийсодержащих сплавов

6.2.1 Структура и свойства горячекатаных листов

6.2.2 Структура и свойства холоднокатаных листов после ТМО

6.2.3 Оптимизация состава деформируемых кальцийсодержащих сплавов

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

6

6