Шилов, Александр Владимирович. Сопротивление сжатию керамзитофиброжелезобетонных элементов различной гибкости : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01.- Ростов-на-Дону, 2000.- 187 с.: ил. РГБ ОД, 61 00-5/2683-0

РОСТОВСКИ Й-ІІА-ДОПУ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ШИЛОВ Александр Владимирович

СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ КЕРАМЗИТО-

ФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗЛИЧНОЙ ГИБКОСТИ

Специальность 05.23.01 - Строительные конструкции,

’	здания и сооружения

ДИССЕРТАЦИ Я

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор МАИЛЯН Д.Р.

Ростов-на-Дону, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ	..	 6

1.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕ-ДОВАНИЯ		 11

1.1.	Влияние фибрового армирования на свойства бетонов	 11

1.2.	Полные диаграммы деформирования бетонов и их аналити¬ческое описание	 17

1.3.	Предельные деформации сжатия тяжелых и легких бетонов..	21

1.4.	 Существующие методы расчета железобетонных колонн	 23

1.5.	Задачи исследования	 29

2.	НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, ДЕФОРМАТИВНОСТЬ И ТРЕ¬

ЩИНОСТОЙКОСТЬ КЕРАМЗИТОФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОН¬НЫХ КОЛОНН РАЗЛИЧНОЙ ГИБКОСТИ	,		 33

2.1.	Программа экспериментальных исследований	 33

2.2.	Свойства использованных материалов и технология изготов¬ления опытных образцов		 37

2.3.	Конструкции образцов и методика испытаний		 41

2.4.	Определение основных прочностных и деформативных свой¬ств бетонов, армированных фиброй из ГБВ	 49

2.5.	Несущая способность и характер разрушения опытных ко¬лонн	 56

2.6.	Деформативность опытных колонн	 66

2.6.1.	Деформации бетона и арматуры		 66

2.6.2.	Кривизны и прогибы колонн...	 68

2.7.	Трещиностойкость опытных колонн	 74

Выводы по главе 2			 85

3.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ГИБКИХ КЕ- •

з

РАМЗИТОФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН, ОСНОВАННЫХ

НА НОРМАТИВНОМ ПОДХОДЕ			 87

З Л. Основные принципы	л	.		 87

3.2.	Совершенствование нормативного расчета прочности керамзи-тофиброжелезобетонных элементов	 88

3.3.	Учет работы арматуры класса А-Ш за физическим пределом те-кучести	   92

3.4.	Предложения по определению параметров жесткостей и кри¬визн гибких керВмзитофиброжелезобетонных колонн	 93

3.4.1.	Жесткость сечений при отсутствии трещин в растянутой

зоне	    93

3.4.2.	Коэффициент упругости бетона сжатой зоны колонн, ра-ботающих с трещинами	 98

3.4.3.	Определение коэффициента T's—	  102

3.4.4.	Предложения по назначению коэффициента Ч'ь	 107

3.5.	Совершенствование методов определения усилий трещинооб-разования керамзитофиброжелезобетонных колонн	 109

3.5.1.	Методика ядровых моментов	   109

3.5.2.	Итерационный метод с учетом влияния продольной силы. 111

3.5.3.	Приближенная методика расчета	 113

3.6.	Определение ширины раскрытия нормальных трещин	 115

3.7.	Расчет гибких колонн по деформированной схеме с учетом

предложений автора	   118

3.7.1.	Особенности расчета					 118

3.7.2.	Результаты расчета опытных колонн	 120

Выводы по главе 3	 123

4.	РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОЛОНН С УЧЕТОМ ПОЛ-НЫХ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ДИАГРАММ ДЕФОРМИРО- РОВАНИЯ КЕРАМЗИТОФИБРОБЕТОНА	   125

4.1.	 Исходные предпосылки	 125

4.2.	Полная диаграмма деформирования фибробетонов и ее реали¬зация в фиброжелезобетонных колоннах		 126

4.2.1.	Опытные диаграммы деформирования фибробетонов и

их аналитическое описание	 126

4.2.2.	Зависимость деформаций сжатия фибробетонов от раз¬личных факторов	   129

4.2.3.	Изменение деформаций растяжения фибробетонов в за-висимости от различных факторов			 130

4.3.	Метод итерациойно-шагового расчета фиброжелезобетонных колонн с учетом полных трансформированных диаграмм

"сть -Єь" фибробетона		   133

4.4.	Упрощенный метод определения прочности и трещиностой¬кости фиброжелезобетонных колонн		 141

4.5.	Анализ точности предлагаемых методов расчета.			 143

Выводы по главе 4	   145

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗОБЕ¬ТОННЫХ КОЛОНН ИЗ КЕРАМЗИТОФИБРОБЕТОНА.....-	 147

5.1.	Области наиболее рационального применения керамзитофиб¬ро бетонных колонн		 148

5.2.	Экономическая эффективность и надежность использования

предложенных методов расчета цри проектировании сжатых железобетонных элементов			  154

5.3.	Перепроектирование типовых железобетонных колонн с ис¬

пользованием фибрового армирования из ГБВ и их экономи¬ческая оценка	  156

Выводы по главе 5	    159

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ			   160

ЛИТЕРАТУРА			 164

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.	Акты о внедрении результатов работы	179

2.	Расчет экономического эффекта от применения железобетон¬ных колонн из керамзитофибробетона на основе ГБВ	 184

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Впервые получены экспериментальные данные о несущей способности, трещиностойкости и деформативности гибких железобетонных колонн из керамзитофибробетона на основе ГБВ. Проанализировано влияние на их работу гибкостй, относительного эксцентриситета внешней силы, процентного содержания фибры из ГБВ и др. факторов.

- Введение в бетон фибры из ГБВ привело к тому, что разрушение в "закритической" стадии носило не хрупкий характер, как в обычных железобетонных элементах, а пластичный, по мере преодоления сопротивления базальтовых волокон пересекающих трещины. Несущая способность стоек с фиброй из ГБВ оказалась существенно выше (на 11-29%), чем образцов из обычного бетона.

- Введение фибры из ГБВ увеличило призменную прочность бетона на тяжелом щебне на 9%, а конструктивного керамзитобетони - на 12%. Коэффициент перехода от кубиковой прочности к призменной был выше, чем у неармированных фиброй образцов. В фибробетонных призмах наблюдалось увеличение предельных деформаций sbR по -сравнению с призмами из обычного бетона на 12 (тяжелый заполнитель)...26% (керамзитовый заполнитель). Коэффициент упругости vb у фибробетонов прочностью 25 МПа возрастал по сравнению с элементами без фибры в тяжелом бетоне на 11%, а в керамзитофибробетоне - 12,2%.

- Установлено, что предельные деформации сжатия бетона и арматуры фиброжелезобетонных стоек были выше, чем у аналогичных образцов без фибр. В частности, при e0/h=0 при введении фибры значения єЬи в стойках на легком заполнителе возросли в 1,42 раза, а в тяжелом - в 1,19 раза. При внецентренном сжатии (e0/h=0,6) значения sbu достигли в керамзитофибробетонных образцах - 3,66 10"3, а в аналогичных без фибр - 2,4 10"3. Значения asc в высокопрочной арматуре класса А-VI к моменту раз-

рушения достигли 520 МПа, значительно превышая нормируемые величины osc.	•

- Относительный уровень трещинообразования Ncrc/Nu в керамзитофибробетонных колоннах был существенно выше, чем в элементах без фибрового армирования. С увеличением А* и eo/h эффект влияния фибрового армирования возрастает. Кривизны и прогибы керамзитофибробетонных колонн выше, ширина раскрытия нормальных трещин ниже, чем в аналогичных элементах без фибры.

- Разработаны предложения по совершенствованию расчета прочности фиброжелезобетонных элементов, позволяющие учитывать действительное напряженно-деформированное состояние элементов при разрушении, повышенные прочностные характеристики фибробетонов, фактические напряжения в растянутой и сжатой арматуре. Дана методика учета работы арматуры класса A-III за пределом текучести.

- Предложены рекомендации по определению жесткости сече

ний без трещин внецентренно сжатых фиброжелезобетонных элементов с учетом уровня нагружения, механических характеристик материалов и др. факторов.	.	,	'

- Даны рекомендации по уточнению значений коэффициентов \|/s и \рь Для внецентренно сжатых колонн из керамзито- и керамзитофибробетона. Предложены формулы для определения коэффициентов упругости сжатой зоны сечений с трещинами, учитывающие уровень внешней нагрузки.

- Рекомендуется усилия трещинообразования керамзитофиброжелезобетонных колонн определять по уравнениям статики с учетом влияния продольных сил, изменения механических характеристик бетона при введении фибры из ГБВ. Разработана упрощенная методика определения усилий трещинообразования, учитывающая влияние основных факторов

на уровень напряжений в бетоне перед образованием трещин, которая обеспечивает хорошую сходимость опытных и теоретических данных.

- Предлагается ширину раскрытия нормальных трещин в керамзите- и керамзитофиброжелезобетонных колоннах определять по формуле норм с учетом поправочных коэффициентов, вычисляемых по разработанной методике.

- Получены опытным путем полные с нисходящими ветвями диаграммы деформирования легких и тяжелых фибробетонов, даны предложения по уточнению аналитического описания диаграмм, обеспечивающие хорошую сходимость с опытными данными.

- Предлагаются корреляционные зависимости для определения максимальных реализованных деформаций сжатия Єьи в зависимости от относительной высоты сжатой зоны при разрушении. Максимальные реализованные деформации растяжения керамзитобетона Єьш во внецентренно сжатых железобетонных колоннах существенно возрастают с увеличением процентного содержания фибры |if. Предложены рекомендации по назначению величин Sbtu керамзите- и керамзитофибробетона.'

- Предложен шагово-итерационный метод расчета прочности и трещиностойкости фиброжелезобетонных колонн на основе полных диаграмм "сгь - Єь” и "(Ты - Вы" трансформированных в зависимости от процентного содержания фибры из ГБВ, реализованный в программе расчета на ЭВМ.

- Разработаны упрощенные методы определения прочности и трещиностойкости фиброжелезобетонных колонн, учитывающие полные трансформированные диаграммы деформирования бетона.

- Анализ показал хорошую сходимость всех разработанных методов расчета прочности и трещиностойкости с опытными данными. Наилучшие результаты достигнуты при расчете шагово-итерационным методом с учетом полных трансформированных диаграмм "сь(Ы) - £ь(Ы)"-

- На основании опытных данных и численных экспериментов определены условия наиболее рационального использования керамзитофиброжелезобетонных колонн. Построены области прочности элементов и определено влияние на них фибрового армирования.

- Перепроектированы типовые железобетонные колонны на элементы из керамзитофибробетона на основе ГБВ, армированные обычной и высокопрочной сталью. Экономический эффект составил 40,68...85,3 руб. на куб. м.

6

6