## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия природоохранного и курортного строительства

На правах рукописи

УДК 669.162.252.468

КРАВЕЦ Василий Анатольевич

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПЕРЕЛИВАХ ЧУГУНА

21.06.01 – экологическая безопасность

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук

## Научный консультант

### Згідно з оригіналом   			  Погребняк Владимир Григорьевич     Вчений секретар 				  доктор техн. наук, профессор

спеціалізованої вченої ради

Д 52.079.03

к. т. н.,  доцент			О.І. Пашенцев

# Симферополь – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Состояние вопроса ……………………………………………………. - Переливы чугуна в технологии металлургического производства. - .Выбросы в атмосферу при переливах чугуна. ................................ - Образование и свойства графитсодержащей пыли....................... - Свойства бурого дыма, условия и возможные механизмы дымообразования …………………….........................................……… - Аэродинамические процессы при переливах чугуна …….……… - Традиционные методы снижения выбросов в атмосферу при переливах чугуна ......................................................................................... - Технологические методы снижения выбросов при переливах чугуна…………………………………………………………………… 1.8 Проблема утилизации уловленной пыли …………………………… 1.9. Выводы к гл. 1…………………………………………………….. | 19 19 21 27 29 40 42 47 57 61 |
| 2. | Экологическая целесообразность применения различных методов снижения выбросов при переливах чугуна ......................... 2.1. Постановка задачи ........................................................................... - Расчёт выбросов в атмосферу вредных веществ, связанных с производством энергии и материалов, затраченных на очистку...... - Выбросы при производстве электроэнергии ..............…………..... - Выбросы вредных веществ при производстве проката для сооружения газоочистных аппаратов …................................................ 2.3. Расчёт выбросов вредных веществ в атмосферу при применении различных типов газоочисток ……......................................................... - Оценка целесообразности сооружения газоочисток при переливах чугуна ...............................................................................…. - 2.5 Оценка целесообразности применения пылеподавления … - 2.6 Выводы к главе 2……………………………………………………… | 62 62 67 67 68 69 71 76 78 |
| 3. | Исследование процесса образования бурого дыма при переливах чугуна …………………………………………………………………… - 3.1 Окисление крупных капель с образованием пузырька монооксида углерода ………………………………………………………………..… 3.1.1 Оценка вероятности зарождения пузырька монооксида углерода в гомогенном расплаве …………………………………… - 3.1.2 Снижение поверхностного натяжения на межфазных границах 3.1.3 Наличие гетерогенных включений ………………………… - 3.2 Окисление мелких капель в режиме тотального горения с образованием бурого дыма …………………………………………… - 3.3 Экспериментальное исследование процесса дымообразования ….. - 3.4 Выводы к главе 3 ……………………………………………………. | 79 79 79 83 84 92 94 110 |
| 4. | - Теоретические основы подавления бурого дыма при переливах чугуна. …………………………………………………………………… - 4.1 Зависимость интенсивности выделения бурого дыма от концентрации кислорода в газовой фазе ……………………………… - 4.2 Влияние аэродинамического воздействия струи нейтрального газа на процессы коагуляции и диспергирования капель …………………… - 4.3 Определение критической скорости начала дробления капель …... - 4.4 Анализ влияния управляемых конструктивных и технологических параметров на процесс пылеподавления ……………………………. - 4.5 Методика расчёта степени пылеподавления ……………………. - 4.6 Выводы к главе 4 …………………………………………………. | 111 111 117 122 126 131 134 |
| 5. | - Аэродинамика газовых потоков при переливах чугуна и разработка эффективных методов подачи нейтрального газа в ёмкость ...................................................................................................... 5.1. Необходимость исследования аэродинамики …................................ 5.2. Исследование аэродинамики газовых потоков при наполнении ковша чугуном без подачи нейтрального газа ……....................…… 5.2.1 Методика промышленных исследований ……....................... 5.2.2 Параметры потока выбросов при наполнении ковша жидким чугуном без применения пылеподавления ..…………………. 5.3 Исследование путей формирования факела выбросов при наполнении ковша чугуном без подачи нейтрального газа .............……. - Методика проведения исследований …………………………. - Результаты исследования газовой фазы в объёме ковша и над ним при наполнении ковша чугуном ………………………………... 5.3.3 Исследование газодинамических процессов в ковше при отсутствии струи металла ………………………………………….. 5.3.4 Оценка эжектирующей способности струи металла …… - Выводы к главе 5 ……………………………………………… | 136 136 138 138 140 146 146 150 151 155 159 |
| 6. | Исследование процесса подавления бурого дыма нейтральным газом при переливах чугуна в промышленных условиях ……….. - Методика проведения исследований ................................... 6.2 Применение пылеподавления азотом на литейных дворах доменных печей …………..…………………………… 6.2.1 Характеристика литейного двора ДП-3 меткомбината «Азовсталь» и литейного двора ДП-3 ЗСМК ……………………… 6.2.2 Исследование и внедрение пылеподавления азотом при наполнении ковша чугуном на литейном дворе ДП-3 металлургического комбината «Азовсталь» …………………… 6.2.3 Опробование и внедрение пылеподавления азотом на качающемся желобе ДП-3 меткомбината «Азовсталь» ……… 6.2.4 Исследование пылеподавления азотом при выпуске чугуна на литейном дворе ДП-3 ЗСМК …………………………………… 6.3 Исследования и внедрение пылеподавления азотом в миксерных отделениях сталеплавильных цехов …………………………………. 6.3.1 Характеристика миксерных отделений конвертерного цеха металлургического комбината «Азовсталь» и ККЦ-1 Западно-Сибирского металлургического комбината …………… 6.3.2 Исследование процесса пылеподавления азотом в миксерном отделении конвертерного цеха металлургического комбината «Азовсталь» ……………………………………………… 6.3.3 Применение пылеподавления азотом при сливе чугуна в ковш в миксерном отделении ККЦ-1 ЗСМК …………………… 6.4 Исследование и внедрение пылеподавления азотом в отделениях перелива чугуна конвертерных цехов ……………………………… 6.4.1 Характеристика отделения перелива чугуна в конвертерном цехе Череповецкого металлургического комбината ………………………………………………………………… 6.4.2 Результаты внедрения пылеподавления азотом в ОПЧ ККЦ ЧерМК …………………………………………………………… 6.4.3. Оценка результатов, полученных в отделении перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха №2 ЗСМК ……………… 6.5. Влияние подачи азота на динамику выбросов из ковша и разработка способа подавления бурого дыма путём регулирования расхода нейтрального газа во время слива чугуна ……………………. 6.6 Влияние подачи азота на температуру металла ……………………. 6.7 Влияние подачи азота на химический состав чугуна ………… 6.8 Подавление бурого дыма при переливах чугуна при помощи азотно-водного аэрозоля …………………………………………….. 6.9 Обобщение опыта эксплуатации установок пылеподавления и разработка мероприятий по повышению их надёжности ……………. 6.10 Влияние пылеподавления на санитарное состояние рабочих мест 6.11 Выводы к главе 6…………………………………………………… | 160 160 168 168 170 175 176 179 179 181 189 192 193 194 196 199 201 204 204 209 212 215 |
| 7 | Графитоулавливание и утилизация уловленной пыли .… 7.1 Исследование свойств графитсодержащей пыли и влияние на них подачи азота ……………………………………………… 7.2 Методы обогащения графитсодержащей пыли ………………. 7.3 Улавливание графитсодержащей пыли в циклонах ………… 7.5 Выводы к главе 7 …………………………………………… | 218 219 233 237 243 |
| 8 | Технико-экономические показатели различных методов снижения выбросов при переливах чугуна ....................................... 8.1 Капитальные затраты на сооружение газоочистки или пылеподавления ………………………………………................. 8.2 Эксплуатационные затраты …………….................................. 8.3 Плата за выбросы в окружающую среду ……………………….. 8.4 Плата за размещение отходов на полигонах или экономический эффект от утилизации отходов ………………………………………… 8.5 Экономический эффект от снижения потерь железа с пылью при применении пылеподавления…………………………………………….. 8.6 Суммарный экономический эффект ……………………………….. 8.7 Пример расчёта экономического эффекта ………………………… 8.8 Выводы к гл.7 ………………………………………………………. | 244 244 251 253 256 259 259 260 263 |
|  | Выводы ............................................................................................…… Литература ................................................................................................. Приложения .............................................................................................. Приложение А. Акт внедрения на комбинате «Азовсталь» …… Приложение Б. Акт использования результатов диссертации в международных контрактах …………………………………. Приложение В. Акт внедрения на ЗСМК ……………………… Приложение Г. Справка об использовании в учебном процессе в ДонНТУ ………………………………………………………. Приложение Д. Акт использования в учебном процессе в ДонНАСА … Приложение Е. Акт использования в учебном процессе в ДонНУ | 264 269 287 |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика диссертационной работы складывается из следующих положений.

Актуальность темы - определяется тем, что проблема загрязнения атмосферы выбросами пыли, образующейся при переливах расплава чугуна в доменных и сталеплавильных цехах, в настоящее время не решена и является фактором, сдерживающим развитие чёрной металлургии. Решение этой задачи является условием дальнейшего развития металлургии, в частности, в связи с предстоящей сертификацией по ISO 14000, которая, видимо, в ближайшие годы станет обязательной для предприятий, выпускающих продукцию на экспорт.

Каждая порция чугуна на пути от доменной печи до сталеплавильного агрегата переливается 4 раза: при выпуске на литейном дворе доменной печи, при заливке и сливе металла в миксерном отделении и при заливке в сталеплавильный агрегат. Каждый перелив сопровождается выбросом в атмосферу значительного количества пыли, состоящей из трёх основных компонентов: крупнодисперсной графитсодержащей фракции, включающей графитную спель и металлические частицы, а также из мелкодисперсных оксидов железа (бурого дыма). Выделяющаяся пыль создаёт санитарные проблемы на рабочих местах и загрязняет окружающую среду.

Для снижения выбросов обычно осуществляют их отвод с помощью дымососов большой мощности с последующей очисткой от пыли и сбросом очищенных газов в атмосферу. При этом очистка отведенных газов должна производиться в две ступени, причём в качестве первой ступени применяются циклоны, улавливающие графитсодержащую пыль (пригодную для утилизации), а в качестве второй ступени, для улавливания мелкодисперсного бурого дыма, применяют рукавные фильтры или электрофильтры - дорогостоящие, громоздкие и сложные в эксплуатации аппараты. Пыль, уловленную фильтрами, обычно вывозят в отвал.

Таким образом, использование традиционных методов снижения выбросов при переливах металла требует значительных затрат и приводит к образованию отходов. Вследствие этого в настоящее время многие литейные дворы и миксерные отделения, а также все конвертеры (со стороны заливки) металлургических заводов Украины вообще не оборудованы никакой системой аспирации, а выбросы неорганизованно поступают в атмосферу без всякой очистки.

Поэтому актуальной является работа, направленная на решение научно-технической проблемы повышения экологической безопасности металлургического производства при переливах чугуна, путём разработки теории образования и подавления выбросов при переливах чугуна, и создание, на основе такой теории, технологических приёмов, позволяющих подавить процесс пылеобразования и обеспечить снижение выбросов в атмосферу без использования дорогостоящих газоочистных агрегатов, а также на решение проблемы утилизации пыли.

Основная идея работы – состоит в изучении закономерностей процесса образования бурого дыма и формирования факела выбросов и использовании полученных данных для предотвращения образования выбросов бурого дыма, а также для улавливания и утилизации графитсодержащей пыли.

На основе полученных в работе теоретических и экспериментальных результатов разработана относительно дешёвая и простая в осуществлении технология подавления образования бурого дыма путём подачи нейтрального газа или аэрозоля на основе нейтрального газа и воды. Применение этой технологии позволяет улучшить санитарное состояние рабочих мест и снизить выбросы в атмосферу. При этом, в одних случаях, удаётся обойтись вообще без использования системы аспирации, а в других случаях, добиться того же результата без увеличения мощности существующего дымососа и снизить выбросы в атмосферу после циклонов без применения фильтров в качестве второй ступени газоочистки. Также решается проблема утилизации уловленной пыли.

Связь с научными программами и темами. - Основные исследования теоретического и прикладного характера выполнялись в соответствии с планом научно-исследовательских работ, финансировавшихся Минпромом Украины (№ 97/422). Часть работы выполнена в рамках международных контрактов с металлургическим комбинатом в г. Бенси (Китай) в 1992-93 гг., и с Агентством международного развития США в 1997 г. (№12-152), а также по прямым договорам с металлургическими предприятиями – металлургическим комбинатом «Азовсталь», Западно-Сибирским металлургическим комбинатом и Череповецким металлургическим комбинатом. Государственной регистрации этих работ не производилось. Автор диссертации принимал участие в выполнении этих работ в качестве научного руководителя и ответственного исполнителя.

Цель работы – разработка методов повышения экологической безопасности металлургического производства при переливах чугуна.

Поставленная цель достигнута путём решения следующих задач:

- оценки целесообразности применения разных методов снижения выбросов при переливах чугуна;

- разработки теории образования бурого дыма применительно к процессам перелива чугуна;

- теоретического и экспериментального исследования влияния на процесс пылеобразования различных факторов в условиях переливов чугуна;

- исследования аэродинамики процессов формирования и выделения выбросов;

- разработки, на основе теоретических представлений, технологии подавления бурого дыма путём подачи нейтрального газа;

- опробования разработанной технологии в промышленных условиях и внедрения её на предприятиях чёрной металлургии в СНГ и за рубежом;

- исследования свойств графитсодержащей пыли и разработки методов её обогащения и утилизации.

Объект исследований – выбросы в атмосферу и отходы, которые образуются при переливах чугуна.

Предмет исследований – оценка целесообразности использования различных методов снижения выбросов при переливах чугуна, закономерности образования и выделения выбросов и разработка эффективных технологических методов их снижения, а также решение проблемы утилизации уловленной пыли.

# Методы исследования – аналитическое математическое моделирование физико-химических и аэродинамических процессов, связанных с  образованием и выделением выбросов при переливах чугуна, экспериментальное исследование параметров выбросов и свойств пыли, сопоставление параметров выбросов при применении различных методов их снижения и при переливах без применения таких методов.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем.

- Предложен новый метод оценки целесообразности применения различных видов газоочистки, который заключается в сопоставлении массы уловленных вредных веществ и приведенной массы выбросов в атмосферу при производстве энергии и материалов, необходимых для осуществления процесса газоочистки. Установлено, что существуют минимальные значения содержания вредных веществ в потоке выбросов, при превышении которых очистка становится целесообразна.

- Получила дальнейшее развитие  и подтверждена экспериментально теория образования бурого дыма применительно к процессам перелива чугуна. В частности, экспериментально подтверждено, что одним из этапов дымообразования является взрыв брызг металла при выделении пузырька монооксида углерода на поверхности графитовых включений. Впервые установлено, что капли диаметром менее 30 мкм при переливах не взрываются, капли размером более 30 мкм взрываются с тем большей вероятностью, чем больше размер капли, а капли размером 250-2000 мкм взрываются со 100% вероятностью.

- Впервые получена зависимость поверхности испарения брызг металла от параметров подачи нейтрального газа. Установлено, что при увеличении скорости нейтрального газа до критической величины происходит коагуляция капель и уменьшение поверхности испарения, а при превышении критической скорости происходит диспергирование металла и увеличение поверхности испарения.

- Впервые получено выражение, описывающее влияние на процесс дымообразования управляемых технологических и конструктивных параметров подачи нейтрального газа, и теоретически установлен экстремальный характер зависимости степени пылеподавления от расхода нейтрального газа. Полученные зависимости подтверждены экспериментально в промышленных условиях.

5.  Экспериментально в промышленных условиях исследованы газодинамические процессы формирования факела выбросов при переливах чугуна и впервые установлено, что внешний воздух поступает в объём ковша через две зоны, одна из которых расположена вокруг струи металла, а другая – в пристеночной области, а между этими зонами расположена зона выбросов.

6. Впервые показано, что наличие в газообразном азоте капельной воды в количестве 100-250 г/м3 азота усиливает эффект подавления процесса дымообразования.

7.Уточнены свойства крупнодисперсной графитсодержащей фракции пыли – второго, после бурого дыма, компонента выбросов. Показано, что крупнодисперсная фракция состоит из двух разнородных компонентов: брызг чугуна и частиц графитной спели, причём брызги металла преимущественно сосредоточены в мелких фракциях, а графитная спель – в крупных фракциях, что позволяет обогатить пыль путём отделения мелких фракций с 13-20% до 40-50%. Установлено, что при подаче нейтрального газа увеличивается содержание графита в пыли с 13-20% до 30-40%, а в сочетании с отделением мелких фракций до 50-60%, что превращает эту пыль в товарный продукт и решает проблему её утилизации.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что на основе теоретических и экспериментальных результатов разработана технология подавления образования бурого дыма путём подачи нейтрального газа. Новизна технических решений подтверждена авторскими свидетельствами СССР и патентом Украины.

Для случаев, когда необходимо обеспечить повышенную степень пылеподавления при недостатке нейтрального газа, впервые разработана и теоретически обоснована технология подавления бурого дыма азотно-водным аэрозолем, получаемым путём добавки в газообразный азот небольших количеств распыленной воды.

# Реализация результатов работы

Разработанная технология подавления бурого дыма азотом внедрена в миксерном отделении конвертерного цеха №1 Западно-Сибирского металлургического комбината, в отделении перелива чугуна конвертерного цеха Череповецкого металлургического комбината и на литейном дворе доменной печи №3 комбината «Азовсталь».

Технология подавления бурого дыма азотно-водным аэрозолем внедрена в миксерном отделении конвертерного цеха и на литейном дворе доменной печи №3 меткомбината «Азовсталь».

В результате внедрения разработанных технологий достигнуто снижение выбросов бурого дыма в атмосферу на 85-95% без применения дополнительных газоочистных аппаратов и улучшение санитарного состояния рабочих мест без увеличения мощности дымососа. На литейном дворе доменной печи №3 металлургического комбината «Азовсталь» снижение выбросов и улучшение санитарного состояния на рабочих местах было достигнуто вообще без применения аспирационной системы.

Применение разработанных технологий позволило превратить уловленную графитсодержащую пыль в товарный продукт и решить проблему её утилизации.

Результаты работы использованы при выполнении рабочего проекта реконструкции конвертерного цеха металлургического комбината в Бенси (Китай) и при выполнении пилотного проекта в рамках контракта с Агентством международного развития (АМР США). За выполнение работ в рамках международных контрактов в Украину поступило 78 тыс. долларов США.

Разработанные технологии пригодны для широкого внедрения на металлургических предприятиях СНГ и в дальнем зарубежье.

Результаты диссертационной работы использованы Донбасской национальной академией строительства и архитектуры, Донецким национальным техническим университетом и Донецким национальным университетом в учебном процессе при подготовке студентов, магистрантов и аспирантов по специальностям, связанным с защитой окружающей среды в чёрной металлургии.

Личный вклад соискателя

Приведенные в диссертации результаты получены автором в течение примерно 15 лет в рамках договоров с Минпромом Украины, международных контрактов с КНР и США, а также по прямым договорам с металлургическими заводами. Личный вклад соискателя состоит в следующем:

- сформулированы постановки задач по всем разделам диссертации;

- непосредственно соискателем получены основные аналитические выражения, которые описывают процессы образования и подавления бурого дыма и формирования факела выбросов;

- принималось непосредственное участие в проведении промышленных и лабораторных исследований;

- соискателю принадлежит ведущая роль во внедрении разработанных технологий;

- проведена систематизация, научный анализ и интерпретация полученных результатов.

Во всех публикациях с соавторами основные идеи принадлежат автору настоящей работы.

В то же время следует отметить, что совместно с автором в разное время в работе принимали участие Джепа Т.И., Саржевский В.Н., Тимаков В.В., Бодряга В.В. и Якунина Л.В.

Апробация результатов диссертации

Основные результаты и материалы исследований докладывались и обсуждались:

- на заседаниях научно-технического совета Украинского научного центра технической экологии;

- на международном симпозиуме «Проблемы экологии в металлургическом производстве» в 1990 г. в г. Мариуполе;

- на международных конференциях «Экология и теплотехника» в 1996 г. в г. Днепропетровске, «Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах» в 2006 в г. Мариуполе, «Екологічна безпека: проблема і шляхи вирішення» в 2007 г. в г. Алушта,;

- на республиканских конференциях «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в 1993 г. в г. Донецке, «Экология промышленного города» в 1997 г. в г. Мариуполе, Всеукраинской научно-практической конференции «Екологія. Людина. Суспільство» в 2000 г. в г. Киеве и «Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу “Довкілля для Європи”» в 2004 г. в г. Донецке;

- в полном объёме законченная диссертационная работа докладывалась на заседании научно-технического совета Украинского научного центра технической экологии, на научных семинарах кафедры физики неравновесных процессов, экологии и метрологии Донецкого национального университета, кафедры безопасности жизнедеятельности и экологии Донбасской государственной академии строительства и архитектуры и кафедры руднотермических процессов и экологии Донецкого национального технического университета.

Публикации по теме диссертации

Основные положения диссертации опубликованы в 27 трудах, в том числе в 1 монографии, 24 статьях в специализированных научных украинских и зарубежных журналах и сборниках научных трудов и в 2 изобретениях. Количество публикаций без соавторов – 10.  Данные публикации не включены в кандидатскую диссертацию и в её автореферат.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма при переливах чугуна: Монография. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002 – 186 с.

- Левитасов Я.М., Кравец В.А., Джепа Т.И., Рехтин Н.Е., Стариченко А.С. Подавление бурого дыма азотом при сливе чугуна в ковш // Сталь. – 1990, №9 - С.18-21.

- А.с. 1603778 СССР, МКИ С 21 С. Устройство для заливки жидкого чугуна сверху / Левитасов Я.М., Кравец В.А., Седов Г.Н., Рехтин Н.Е., Суетов В.Г. (СССР). – 1991, ДСП.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма азотом при разливке чугуна // Метроном (Россия). – 1993. - №1 – С.28-30.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма азотом при переливах чугуна (на китайском языке) // Ventilation and dust control (Китай) – 1994 - №1 – р.52-53.

- Патент 20376 А Украина. Спосіб заглушення утворення бурого диму при наповненні місткості рідким металом / Кравец В.А., Файнерман В.Б., Джепа Т.И., Заруев А.В. (Украина). – 1995, Бюл. №2.

- Кравец В.А. Изменение поверхности испарения капельного аэрозоля в результате внешнего динамического воздействия // Вестник ДонГАСА. – 1998 - №2 – С.92-94.

- Кравец В.А., Недопёкин Ф.В., Саржевский В.Н., Белоусов В.В. Механизм образования бурого дыма при переливах чугуна // Вісник Донецького університету. – 1998 - №2 – С.145-149.

- Кравец В.А., Недопёкин Ф.В., Саржевский В.Н. Подавление выбросов при наполнении ковша металлом с учётом аэродинамических факторов // Известия вузов. Чёрная металлургия. – 1998 - №9 – С.69-71.

- Недопёкин Ф.В., Кравец В.А., Саржевский В.Н., Погребняк В.Г. Модель процесса пылеподавления при переливах металла путём подачи нейтрального газа. // Вестник ДонГАСА, выпуск 98-2, 1998. - С.127-133.

- Кравец В.А. Снижение выбросов пыли в атмосферу при переливах жидкого чугуна путём подачи нейтрального газа // Вестник ДонГАСА. – 1999 - №3 – С.95-97.

- Кравец В.А. Образование и подавление бурого дыма при переливе чугуна // Вестник Приазовского ГТУ. – 1999 - №8 – С.16-24.

- Кравец В.А., Темнохуд В.А., Саржевский В.Н. Механизм образования бурого дыма при переливах чугуна // Труды ДонГТУ. Металлургия. – 1999 – вып.14 – С.9-15.

- Кравец В.А. Повышение качества утилизируемой графитсодержащей пыли в процессе улавливания // Вестник ДонГАСА. – 2000 - №2 – С.32-33.

- Кравец В.А., Кульченко В.В., Морозов В.В., Семёнова З.С. Применение газоочисток различных типов при переливах чугуна / Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000 - №3 – С.66-69.

- Кравец В.А., Толстых А.С., Недопёкин Ф.В. Снижение выбросов металлургического бурого дыма при переливах чугуна путём подачи нейтрального газа // Вестник ДонГАСА. – 2000 - №3 – С.6-7.

- Кравец В.А., Петренко С.С. Влияние подачи нейтрального газа на аэродинамику выбросов при наполнении ковша чугуном / Известия вузов. Чёрная металлургия. – 2001 - №1 – С.59-62.

- Кравец В.А., Толстых А.С., Саржевский В.Н., Кравец А.В. Обзор методов снижения выбросов в атмосферу при переливах чугуна // Вестник ДонГАСА. – 2001 - №2 – С.72-77.

- Кравец В.А., Темнохуд В.А., Откидач В.В., Мацурина М.И. Оценка вклада процесса эжектирования воздуха струёй металла в формирование факела выбросов при наполнении ковша чугуном // Научно-методический сборник «Наука - практика», Донецк: ДонГТУ – 2001 – вып.6 «Металлургия». С. 108-114.

- Кравец В.А, Недопёкин Ф.В., Бодряга В.В. Аэродинамика выбросов при переливах чугуна // Вестник ДонГАСА, 2001, №6. С. 3-7.

- Кравец В.А. Снижение дымообразования при переливах чугуна. / Труды ДонНТУ. Металлургия, 2002, вып.40. С. 15-21.

- Недопёкин Ф.В., Кравец В.А., Бодряга В.В. Процессы тепломассопереноса в брызгах чугуна, приводящие к образованию бурого дыма // Вісник Донецького університету, 2002, вып.2. С.270-275.

- Недопёкин Ф.В., Кравец В.А., Бодряга В.В. Процессы переноса в период образования бурого дыма при переливах чугуна / Теория и практика металлургии, 2003, №2. С.26-31.

- Недопёкин Ф.В., Кравец В.А., Бодряга В.В., Тимаков В.В. Исследование экологической проблемы образования бурого дыма / Металлургическая теплотехника. Сборник научных трудов. Днепропетровск: Пороги, 2004. С. 221-229.

25. Кравец В.А. Подавление бурого дыма и графитоулавливание при переливах чугуна / Материалы VII Международной научно-технической конференции «Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах», Сборник статей. Мариуполь: ПГТУ, сентябрь 2006. С. 156-160.

26. Кравец В.А., Недопёкин Ф.В., Бодряга В.В. Промышленные исследования процесса формирования факела выбросов при наполнении ковша жидким чугуном / Известия вузов. Чёрная металлургия, 2007, №1. С. 56-58.

27. Кравец В.А. Подавление бурого дыма, графитоулавливание и утилизация графита при переливах чугуна / Материалы III Международной научно-практической конференции «Екологічна безпека: проблема і шляхи вирішення». Алушта, АР Крым, Украина: Сб. научных статей в 2-х томах. Т.2.- Харьков: УкрНИИЭП, сентябрь 2007-С. 255-259.

Структура и объём диссертации.

Диссертация состоит из введения, восьми глав, выводов, списка использованной литературы из 164 наименований и приложений. Общий объём диссертации составляет 292 страницы, в том числе основная часть – 273 страницы, из которых литературный обзор – 43 страницы (примерно 15,7 %).

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая проблема повышения экологической безопасности металлургического производства при переливах чугуна путём разработки теории образования и подавления выбросов в атмосферу, и создания, на основе такой теории, технологических приёмов, позволяющих подавить процесс пылеобразования и обеспечить снижение выбросов в атмосферу без использования дорогостоящих газоочистных агрегатов, а также обеспечить решение проблемы утилизации пыли.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы состоят в следующем:

1. Разработана новая методика оценки экологической целесообразности применения различных методов снижения выбросов, основанная на сопоставлении  приведенной массы уловленных выбросов и массы вредных веществ, выделяющихся при производстве энергии и материалов, затраченных в процессе очистки. Методика применена для оценки целесообразности очистки при переливах чугуна. Показано, что очистка выбросов от газообразных компонентов экологически нецелесообразна, а очистка от пыли целесообразна в циклонах, с применением фильтров или технологическим путём.

2. Установлено, что образующаяся при переливах чугуна пыль состоит из трёх компонентов, имеющих разное происхождение и обладающих различными свойствами:

- бурого дыма, представляющего собой мелкодисперсные частицы оксидов железа испарительного происхождения;

- крупнодисперсных сферических частиц, представляющих собой частично окисленные брызги чугуна;

- крупнодисперсных пластин графитной спели.

Наибольшие проблемы для окружающей среды представляет бурый дым в связи с трудностями при улавливании, а графитная спель является ценным компонентом и её целесообразно утилизировать.

3. На основе теоретического анализа условий образования бурого дыма и экспериментально, путём исследования пыли, образующейся при переливах чугуна, установлено, что бурый дым образуется в результате взаимодействия брызг металла с кислородом газовой фазы. Наличие брызг и окислительной атмосферы является обязательным условием дымообразования, которое является сложным, многостадийным процессом, включающим следующие этапы:

- взрыв крупных брызг в результате выделения пузырька монооксида углерода на поверхности пластин графита в объёме капли. Факт взрыва капель при переливах чугуна доказан экспериментально. Процесс взрыва капель чугуна при переливах металла в промышленных условиях зафиксирован на фотографиях. Доказано, что вероятность взрыва зависит от размера капли. Впервые установлено, что брызги крупнее 250 мкм взрываются всегда, брызги менее 32 мкм – не взрываются, брызги промежуточных размеров взрываются с тем большей вероятностью, чем больше их размер. Вероятность взрыва связана с вероятностью наличия в объёме капли частицы графита;

- -вторым этапом дымообразования является окисление капель диаметром менее 32 мкм, образующихся в результате взрыва крупных капель, кислородом газовой фазы. Происходит разогрев капель до температур превышающих 2500С, близких к температуре кипения расплава, что вызывает разрушение закисной плёнки, интенсивное испарение железа и его оксидов с поверхности капли. Процесс окисления мелких капель идёт в режиме тотального горения;

- третьим, завершающим, этапом является окисление паров железа и закиси железа в газовой фазе до Fe2O3 , конденсация и образование частиц бурого дыма.

4. На основе вышеизложенных представлений о механизме дымообразования разработана теория подавления бурого дыма при переливах чугуна, предсказывающая, что выбросы бурого дыма можно существенно снизить путём уменьшения концентрации кислорода в газовой фазе. Достичь этого, можно подавая в наполняемую металлом ёмкость газообразный азот или азотно-водный аэрозоль. Расчётным путём получены зависимости степени пылеподавления от конструктивных и технологических параметров - расхода нейтрального газа, количества и диаметра сопел, их расположения. В полученных зависимостях учтены как влияние на процесс пылеподавления снижения концентрации кислорода в газовой фазе, так и процессы, связанные с изменением поверхности испарения в результате динамического воздействия струй газа. Таким образом, впервые теоретически обоснован установленный автором факт влияния на степень пылеподавления скорости струи нейтрального газа.

Впервые теоретически получена экстремальная зависимость степени пылеподавления от расхода нейтрального газа. Показано, что, при заданных конструктивных параметрах установки пылеподавления, увеличение расхода нейтрального газа вначале способствует возрастанию степени пылеподавления, затем приводит к резкому снижению эффективности этого процесса, а затем вновь к росту степени пылеподавления. Предложена новая формула для расчёта степени пылеподавления в зависимости от управляемых конструктивных и технологических параметров.

5. В промышленных условиях исследована аэродинамика газовых потоков и пути формирования факела выбросов при наполнении ковша чугуном. Установлено, что воздух поступает в объём ковша через две зоны всасывания, расположенные вокруг струи металла и в пристеночной области. В средней части ковша между струёй и стенкой расположена зона выбросов. Подачу азота или аэрозоля следует осуществлять в зоны всасывания, что обеспечивает наибольшую эффективность пылеподавления.

6. В промышленных условиях исследовано влияние подачи азота на свойства крупнодисперсной графитсодержащей пыли. Установлено, что при применении пылеподавления азотом изменяется химический состав ГСП – снижается содержание железа и возрастает содержание углерода с 11-13% до 30-40%, что превращает эту пыль в товарный продукт и полностью решает проблему её утилизации. Показано также, что путём магнитной сепарации и/или грохочения можно дополнительно обогатить ГСП, доведя содержание углерода примерно до 60%, что повысит её товарную цену и обеспечит повышение дохода предприятию.

7. На основе теории пылеподавления разработана технология подавления бурого дыма азотом. Технология внедрена при переливах чугуна в миксерном отделении конвертерного цеха №1 Западно-Сибирского меткомбината на миксерах №1 и №2, в отделении перелива чугуна конвертерного цеха Череповецкого меткомбината (постановочные места №1 и №2), на литейном дворе доменной печи №3 комбината «Азовсталь» (на качающихся желобах №1 и№2). Проект установки пылеподавления азотом приобретён металлургическим комбинатом в городе Бенси (Китайская Народная республика).

8. В результате внедрения способа подавления бурого дыма газообразным азотом:

- снизились выбросы бурого дыма в атмосферу после циклонов на 80-86% без использования второй ступени газоочистки;

- увеличилось содержание углерода в графитсодержащей пыли, улавливаемой циклонами с 11-13% до 30-40% за счёт снижения доли оксидов железа, что превратило уловленную пыль в товарный продукт;

- уменьшился угар железа при переливах, за счёт чего достигнута экономия чугуна на каждом объекте;

- улучшилось санитарное состояние рабочих мест без увеличения производительности дымососов.

Установлено также, что применение азота не приводит к существенным изменениям химического состава и температуры металла и не оказывает влияния на технологический процесс переработки чугуна.

9. С целью повышения эффективности пылеподавления и сокращения расхода азота была разработана теория и технология пылеподавления азотно-водным аэрозолем, испытанная в промышленных условиях и внедрённая в миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь» на миксерах №1 и №2 и на литейном дворе доменной печи №3 меткомбината «Азовсталь» на качающихся желобах №1 и №2.  Разработка технологии пылеподавления азотно-водным аэрозолем производилась за счёт гранта, предоставленного Агентством международного развития США.

10. В результате внедрения технологии пылеподавления азотно-водным аэрозолем была достигнута степень пылеподавления 90-95% при сокращении расхода азота на 50% по сравнению с пылеподавлением азотом. Достижение высокой эффективности метода при малых расходах азота делает возможным широкое внедрение этой технологии, так как незначительные расходы азота имеются практически на всех металлургических заводах Украины.

11. Внедрение технологий пылеподавления азотом и азотно-водным аэрозолем обеспечило экономический эффект на всех объектах внедрения. За выполнение работ в рамках международных контрактов в Украину поступило 78 тыс. долларов США.

# ЛИТЕРАТУРА

- Кравец В.А., Толстых А.С., Саржевский В.Н., Кравец А.В. Обзор методов снижения выбросов в атмосферу при переливах чугуна // Вестник ДонГАСА – 2001 - №2 – С.72-77.

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1. – Донецк: УкрНТЭК, 2004-184 с.

- Канвальд Г. Мероприятия по уменьшению выделения пыли при выпуске чугуна. // Чёрные металлы, 1984-№ 6-7-с.73-78.

- CORINAIR. Совместная Программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе. Инвентаризация атмосферных выбросов в Европе. - European Environment Agency. December 2002.

- Толочко А.И., Филипьев О.В., Славин В.И., Гурьев В.С. Очистка технологических и неорганизованных выбросов от пыли в чёрной металлургии. - М.: Металлургия, 1986 - 208 с.

- Андоньев С.М., Зайцев Ю.С., Филипьев О.В. Пылегазовые выбросы предприятий чёрной металлургии. - Енакиево: ЕМЗ, 1998 - 248 с.

- Гончев А.В., Гонсалес О., Чижикова В.М., Курупов И.Ф., Никитина И.А. Количество и состав газовых выделений при выпуске чугуна из доменной печи. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1992-№1-с.13-14.

- Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов для защиты атмосферы. - М.:Металлургия, 1990-416 с.

- Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве М.: Металлургия, 1990-400 с.

- Левитасов Я.М., Доценко А.М., Гольдин Ш.Л., Халявин В.Т., Влияние технологических режимов на пылегазовые выбросы миксерных отделений. // ЦИНТИхимнефтемаш. Промышленная и санитарная очистка газов.- 1979, Москва, с.14-15.

- Доценко А.М. Пылегазовые выбросы миксерных отделений металлургических заводов и разработка эффективной системы их отвода и очистки: Дисс. к.т.н.:05.16.02 - М., МИСИС, 1982-240 с.

- Кравец В.А. Снижение интенсивности процесса образования бурого дыма путём подачи нейтрального газа при наполнении ковша жидким чугуном: Дис. к.т.н.: 05.16.02, 05.26.01. / Мариупольский мет. институт, ММИ, 1989-161 с.

- Юдашкин М.Я. Пылеулавливание и очистка газов в чёрной металлургии. - М.:Металлургия,1984-320 с.

- Доценко А.М., Левитасов Я.М., Старк С.Б. Пылегазовые выбросы миксеров металлургических заводов. // Промышленная энергетика. - 1981-№10-с.41-43

- Кравец В.А. Технологические методы снижения выбросов при переливах чугуна.// Материалы 2-ой Мариупольской экологической конференции «Экология промышленного города»-Мариуполь-1997-с.53-54.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма при переливах чугуна: Монография. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002-186 с.

- Синельников С.В., Недопёкин Ф.В., Саржевский В.Н. Образование бурого дыма при переливах чугуна // Экологическая и техногенная безопасность: Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. Харьков, 30-31 марта 2000 г. – Харьков: ХИСП, 2000-С.106-110.

- Дарибеков С.Р. Гигиено-физиологическая оценка условий труда миксеровых кислородно-конвертерного цеха Карагандинского металлургического комбината, оснащённого миксерами ёмкостью 2500т. // Гигиена труда в чёрной и цветной металлургии. Минздрав Казахской ССР, НИИ краевой патологии, Казахский НИИ гигиены труда и профзаболеваний. - Караганда.- 1977-с.20-23.

- Карнаух Н.Г., Паранько Н.М., Павленко М.Е. Гигиена и физиология труда в современном мартеновском цехе. // Охрана труда и техника безопасности в чёрной металлургии. - М.:Металлургия - 1975-№3-с.43-51.

- Шам П.И. О снижении загрязнения атмосферы пылью и газами конвертерного производства. // Материалы н.-техн. конференции.-Мариуполь-1989-с.23-28.

- Велецкий В.К. Научно-технический прогресс в чёрной металлургии. // Сталь-1992-№4-с.84-86.

- Доценко А.М., Левитасов Я.М., Губа Н.Б. Утилизация пыли миксерных отделений металлургических заводов. // Металлургическая и горнорудная промышленность.-1978-№4-с.73-74.

- Шкавро В.Г. Пыль графита в чёрной металлургии. // Гигиена и санитария.-1967-№1-с.106-107.

- Толочко А.И., Славин В.И., Супрун Ю.М., Хайрутдинов Р.М. Утилизация пылей и шламов в чёрной металлургии. – Челябинск: Челябинское отделение издательства «Металлург», 1990-152 с.

- Гиршович Н.Г. Кристаллизация и свойства чугуна. - М.-Л.: Машиностроение-1966-562 с.

- Бунин К.П., Малиночка Я.Н., Таран Ю.Н. Основы металлографии чугуна. - М.: Металлургия-1969-416 с.

- Geck H.G., Hofer F., Ratel P. Dust recycling in bottom blown converter // European Oxygen Steelmaking Congress. – Dьsseldorf, 1993. – P. 185-188.

- Бурылёв Б.П., Пожидаев Ю.В., Ташлыков Е.И. Давление насыщенного пара жидкого железа // Известия вузов. Чёрная металлургия, 1986 - №10 – С.11-15.

- Явойский В.И., Дорофеев Г.А., Повх И.Л. Теория продувки сталеплавильной ванны. - М.: Металлургия - 1974 - 496 с.

- Казачков Е.А. Расчёты по теории металлургических процессов: Учебное пособие для вузов - М.: Металлургия - 1988 - 288 с.

- Сорокин П.Я. Испарение железа при продувке чугуна в конвертерах. - Известия АН СССР. ОТН. - 1956 - №8 - с.14-16.

- Меджибожский М.Я. Интенсификация мартеновской плавки вдуванием воздуха в ванну. - М.: Металлургиздат - 1959 - 174 с.

- Меджибожский М.Я., Фатхи Т. Математическая модель процесса дымообразования при продувке сталеплавильной ванны сверху кислородом. Сообщение 1. // Известия вузов. Чёрная металлургия 1980 - №2 - с.48-52. Сообщение 2. // Известия вузов. Чёрная металлургия 1980 - №6 - С.21-25.

- Капустин Е.А., Евченко Е.Н., Сущенко А.В. О материальном и тепловом балансах первичной реакционной зоны кислородного конвертера // Известия вузов. Чёрная металлургия. – 1988 - №7 – С.116-120.

- Сущенко А.В. О механизме пылеобразования при продувке железоуглеродистого расплава в кислородном конвертере / Вестник приазовского государственного технического университета. – 2003 – Вып. №13 – С.1-5.

- Фикри М., Вишкарёв А.Ф., Явойский В.И. Влияние различных факторов на количество бурого дыма при продувке металла кислородом. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1964 - №1 - С.14-16.

- Фикри М., Вишкарёв А.Ф., Явойский В.И. Природа бурого дыма при продувке металла кислородом. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1963 - №11 - с.37-41.

- Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных процессов. - К.-Донецк: Выща школа - 1986 - 280 с.

- Шаронов Г.Е. Исследование запылённости дымовых газов и особенностей технологии мартеновской плавки при продувке металла пылегазовыми смесями: Автореф. дисс. к.т.н.: 05.16.02 / М.,ЦНИИЧМ - 1971 - 156 с.

- Воронов В.Г., Новокрещенов С.А., Селиванов С.П., Ярошенко Ю.Г, Быков В.В. Пылеобразование в сталеплавильных агрегатах. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1991 - №3 - с.103-105.

- Квитко М.П., Афанасьев С.Г. Кислородно-конвертерный процесс. - М.: Металлургия.- 1974 - 342 с.

- Turkdogan E.T., Leeke L.E. // Iron and Steel institute. - 1959 - v.192 - p.2-4.

- Поляков А.Ю., Макарова Н.Н. Закономерности образования бурого дыма при взаимодействии расплавов железо-углерод с кислородом. // Сталь. - 1974 - №5 - с.409-413.

- Поляков А.Ю. Теоретические основы рафинирования сталеплавильной ванны. - М.: Наука - 1975 - 200 с.

- Марков Б.Л. Методы продувки мартеновской ванны. - М.: Металлургия - 1975 - 200 с.

- Крашенинников М.Г., Филиппов С.И., Бородин А.Н. Динамика пылеобразования при окислительной плавке железоуглеродистого расплава. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1979 - №1 - с.9-12.

- Казаков А.А. Совершенствование процессов выплавки стали на основе развития теории взаимодействия в системе Fe-C-O. // Вопросы теории и практики сталеплавильного производства: Сборник научн. трудов. – М.: Металлургия, 1991. – С.73-80.

- Капустин Е.А., Рябухин А.В. // Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции «Тепло и массообменные процессы в ваннах сталеплавильных агрегатов». - М. - 1976.

- Явойский В.И., Славин В.И. Обзор гипотез пылеобразования при продувке металла в конвертере. // Сталь - 1986 - №10 - с.15-18.

- Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах. - М.: Наука - 1974 - 253 с.

- Говорова Н.М., Глебов Ю.Д., Киселёв А.Г. Влияние окислительного потенциала газовой фазы на образование бурого дыма в конвертере. // Известия вузов. Чёрная металлургия 1988 - №5 - с.112-113.

- Глинков М.А., Морехина Н.М. О химическом составе мелкодисперсной пыли, образующейся при продувке кислородом расплава в ванне сталеплавильной печи. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1970 - №9 - с.115-117.

- Глинков М.А., Морехина Н.М. Газовая фаза над расплавом как фактор образования бурого дыма сталеплавильных печей. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1971 - №3 - с.168-169.

- Морехина Н.М. Исследование процесса дымообразования при продувке железоуглеродистого расплава кислородом: Автореф. дисс. к.т.н.: 05.16.02 - М.: МИСИС - 1971 - 120 с.

- Пархоменко Д.М., Сахно А.Е., Погорелов О.Е., Лугина Г.В. Исследование степени и характера окисления железа над ванной при продувке металла кислородом. // Повышение эффективности производства чёрных металлов. - К.:Техніка - 1976 - с.47-51.

- Morris J.H., Riott J.P., Ylling E.G. A new look at the couses of fuming. // Metall - 1966 - №7 - 18 - p.803-810.

- Шакиров К.М. Механизм горения железоуглеродистых капель. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1982 - №2 - с.5.

- Казаков А.А. Разработка методов управления процессом окисления углерода, повышающих эффективность сталеплавильного производства: Дисс. д.т.н.: 05.16.02. - Донецк, ДонНИИчермет - 1986 - 265 с.

- Поляков А.Ю., Макарова Н.Н. Исследование взаимодействия жидкого чугуна с атмосферой проточного кислорода. // Известия вузов. Чёрная металлургия. - 1984 - №5 - с.54-58.

- Баптизманский В.И., Охотский В.Б. Физико-химические основы кислородно-конвертерного процесса. - К.-Донецк: Выща школа - 1981-184 с.

- Левитасов Я.М., Кравец В.А., Джепа Т.И., Рехтин Н.Е., Стариченко А.С. Подавление бурого дыма азотом при сливе чугуна в ковш. // Сталь-1990-№9-с.18-21.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма азотом при разливке чугуна. // Метроном-1993-№1-с.28-30.

- Кравец В.А. Подавление бурого дыма азотом при переливах чугуна. // Ventilation and dust control. (Китай, на китайском языке) - 1994-№1-p.52-53.

- Недопёкин Ф.В., Саржевский В.Н., Погребняк В.Г., Кравец В.А. Модель процесса пылеподавления при переливах металла путём подачи нейтрального газа. // Вестник ДГАСА-1998-вып.2-с.127-133.

- Скрипалёва Л.Л. Основные технические решения по сокращению выбросов при реконструкции доменных печей. // Тезисы докл. Всесоюзного н.-тех. совещания «Проблемы охраны природы при техническом перевооружении в чёрной металлургии» - М.:ВДНХ СССР-1987-с.9.

- Гурьев В.С., Ровенский А.И. Очистка технологических и неорганизованных выбросов в атмосферу с использованием уловленных продуктов. // Бюллетень н.-техн. информации. Чёрная металлургия. - 1986-№9-с.13-25.

- Хойлан Д. Обеспыливание литейного двора доменной печи А на заводе фирмы Маннесман в ФРГ: Пер. с нем. // Stahl und Eisen. - 1987-98-№26-с.14-26.

- Максимов Б.Н., Гурьев В.С., Нотыч А.Г. Снижение вредных выбросов в окружающую среду при производстве стали. // Сталь-1990-№10-с.109-110.

- Hogner W. Secondary dust collection in modern steelmaking plants.// Steel Times - 1983 - v.211-№10-p.517-522.

- Вимер Г.А., Дельги Г.М., Шперль Х., Вебер Р.А. Производство кислородно-конвертерной стали в ФРГ // Чёрные металлы-1985-№21-с.15-18.

- Баптизманский В.И., Паниотов Ю.С., Зеликман В.Д. Сопоставление выбросов в окружающую среду при различных технологических схемах производства чугуна и стали. // Известия вузов. Чёрная металлургия-1995-№12-с.17-20.

- Иксанова Е.И., Иванова М.М. Защита окружающей среды от загрязнения. Часть 4. // Бюллетень н.-техн. информации. Чёрная металлургия. - 1987 -№22-с.35-38.

- Нейсер Я., Видларж Й. Получение чешуйчатого графита из твёрдых эмиссий металлургических заводов. // Реферативный журнал. Металлургия - 1990-№6-6В59.

- Гурьев В.С., Ильченко А.В., Максимов Б.Н., Харитонова Н.А. Способы очистки газов и снижения выбросов на предприятиях чёрной металлургии. // Бюллетень н.-техн. информации. Чёрная металлургия. -1987-№6-с.32-41.

- Быстрицкий Д.Н., Гавриш Ю.С., Гольдин Ш.Л., Грач Р.Ф., Медяная С.И. Проектирование системы локализации и очистки неорганизованных выбросов в конвертерном цехе. // Сталь-1988-№2-с.102-105.

- Мазус М.Г. Экономика установок сухих высокоэффективных пылеуловителей: Обзорная информация. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш - 1987 - 42 с.

- Кэйн К.Э. Разработка технологии улавливания выбросов при загрузке кислородного конвертера: Пер. с англ. // Материалы Агентства по охране окружающей среды США.- ЕРА - 1977-600/2-77-218.

- Кирсанов А.А., Алёшин А.С. Защита от запылённых конвертерных газов. // Металлург-1988-№2-с.52-53.

- А.с. СССР № 1691398, А1, МКИ С21С5/38. Устройство для улавливания пылегазовых выбросов при заливке чугуна в конвертер. / Балашов Б.И., Низяев Г.И., Гребенюков А.В., Жаворонков Ю.И., Николаев Б.Н.; - 1991, бюл. №42.

80.  Патент России №2027775, МКИ С21С 5/38. Установка для улавливания пыли и газов при сливе расплавов металла. / Фролов Л.А., Яблонских В.А, Екатеринин Е.Г., Крылевский А.Т.; - 1995, бюл. 3.

81.  Заявка №63-47322 Япония, МКИ С 21 С 1/06. Способ предотвращения образования пыли при транспортировке жидкого чугуна. / Аоки Мацухидэ (Япония); Кобэ сейкосэ к.к. - Опубл. 29.02.89, Реферативный журнал. Металлургия-1989-№2-с.13.

82. Заявка №55-73808 Япония, МКИ С 21 С 1/00. Средство для обработки жидкого чугуна, замедляющее образование пыли и дыма. / Сирофудзи Киси, Ямамото Син, Симодзака Йосинобу (Япония); Теки Кагану к.к. - Опубл. 03.06.80, Реферативный журнал. Металлургия-1981-№9-с.6.

83. Заявка №56-4602 Япония, МКИ С 21 С 1/00. Реагент против пыли, образующейся из жидкого металла. / Сирофудзи Киси, Ямамото Син (Япония); Теки Кагану к. к. - Опубл. 31.01.81, Бюл. Изобретения стран мира- 1982-№9-с.12.

84. Vajda S. Blast furnace casthouse emission on control without evacuation. // Iron and Steel engineer.- 1983-v.60-№6-p.29-31.

85. Заявка № 53-100919 Япония. МКИ В 22 D 7/00. Агент для предотврашения выделений из ковшей. / Ивакава Акио, Утида Цунэцугу, Танигути Фумио (Япония); Синниппон Сэйтэцу к. к. - Опубл. 02.09.78, Реферативный журнал. Металлургия -1979 -5В74П.

86.  Патент №55-34352 Япония. МКИ F 27 D 3/147 Cпособ предотвращения образования пыли при выгрузке расплавленного чугуна. / Косучи Такэхико, Кодзава Ходэхиса, Оно Хадэтаки, Сайго Сёдзи (Япония); Синниппон Сэйтэцу к. к. - Опубл. 05.09.80, Реферативный журнал. Металлургия - 1981-7В 197 П.

87. ВАТ. IPPC. Best Available Techniques. Reference Document on the Production of Iron and Steel. (Нормативный документ Европейского Союза). December 2005.

88. Баптизманский В.И. Механизм и кинетика процессов в конвертерной ванне. - М.: Гос. Н.-техн. издат. по чёрной и цветной металлургии, 1960-283 с.

89. Фатхи О.Т. Некоторые вопросы пылеобразования и процессов в каплях металла в кислородных конвертерах: Автореферат дисс. к.т.н.: 05.16.02 / Жданов, ЖдМИ - 1980 - 36 с.

90. Патент №51-2882 Япония. МКИ С 21 С 5/40 Уменьшение образования бурого дыма при заливке жидкого металла в рафинировочную печь. / Касэ Сэйдзи (Япония); Опубл. 29.01.76 - Реферативный журнал. Металлургия - 1977-1В 314П.

91. Левитасов Я.М., Кравец В.А., Файнерман В.Б., Погарский В.К., Рощин Е.А., Ясинский Н.Н. Некоторые способы подавления неорганизованных выбросов. // Материалы республиканской конференции «Актуальные проблемы охраны окружающей среды» - Запорожье - 1983 - C. 62-63.

92. Патент № 51-18229 Япония, МКИ С21 С 5/40 Способ предотвращения дымления и разбрызгивания потока расплавленного металла / Касэ Сэйдзи, Назима Хидэо, Витакабо Нобору, Киватура Норио, Оримото Ивао (Япония); Синниппон Сэйтэцу к. к. - Реферативный журнал. Металлургия, 1977-4В 222П.

93. А.с. № 1213071 СССР, МКИ С21В 7/12. Устройство для обработки углеродсодержащего расплава в жёлобе / Адамов Р.Г., Вязовик В.Я., Городецкий Я.И., Гурьев В.С., Нетронин В.И., Икконен А.К., Семененко Е.А., Жаданов Н.А., Ерохин А.В., Гавриш Ю.С. (СССР) - Бюл.№.7, 1986.

94. Патент № 4357003 США, МКИ С21 В7/12. Способ подавления пылегазовыделений на литейном дворе доменной печи / Vajda S. (США); Jons and Laughlin Steel Corporation. - Опубл. 20.11.82, Реферативный журнал. Металлургия, 1983-11В 383П.

95. Заявка № 52-111402 Япония, МКИ С21 В7/22. Способ предотвращения образования пыли и газа при выпуске металла и шлака из доменной печи / Окуда Ясудзо, Такахаси Киёкюги, Фукуда Масооки (Япония); Осака Сэйк к. к. - Опубл. 23.08.86, Реферативный журнал. Металлургия, 1978-7В 298П.

96. А.с. № 1252342 СССР, МКИ С21 В7/12. Устройство для обработки углеродсодержащего расплава в жёлобе / Адамов Р.Г., Городецкий Я.И., Гурьев В.С., Вязовик В.Я., Нетронин В.И., Икконен А.К., Семененко Е.А., Жаданов Н.А., Ерохин А.В. (СССР); Опубл. 23.08.86, Бюл. №31, 1986.

97. А.с. № 643227 СССР, МКИ С21 С1/00 Ковш для разливки расплавов / Дружинин Б.Н., Мусияченко А.С. Нефедов Ю.В. (СССР) - Бюл.№2, 1979.

98. А.с. № 980958 СССР, МКИ С21 С1/00 Ковш для закладки окисляющихся расплавов / Никулин Л.В., Гаевский А.Е., Щур В.А., Завалинич И.Н. (СССР) - Бюл.№48, 1982.

99. Патент № 53-6604 Япония, МКИ F 27 D 17/00 Предотвращение образования дыма или пыли при сливе чугуна в ковш / Мураки Дзютдзиро, Сугиура Йосидзиро, Варисава Кодзи (Япония); Опубл. 09.03.78 - Реферативный журнал. Металлургия, 1979-1В 304П.

100. Заявка № 52-109432 Япония, МКИ В22 Д23/00. Способ предохранения жидкой стали от окисления в процессе разливки / Морияма Арицунэ (Япония); Куки соти к. к.; Опубл. 13.09.77. - Реферативный журнал. Металлургия, 1978-10В 495П.

101. Патент № 53-6602 Япония, МКИ F27 D17/00. Устройство для предотвращения пылеобразования при разливке металла / Вабимо Сабуро, Хакояма Кэн, Ясуда Такэси, Касэ Сёдзи, Карэсима Хиндэо, Ватанабэ Нобру (Япония); Синниппон Сэйтэцу к.к.; Опубл. 09.03.77. - Реферативный журнал. Металлургия, 1979-1В 305П.

102. Патент № 53-6603 Япония, МКИ F27 D17/00. Предотвращение образования дыма или пыли при сливе чугуна / Мураки Дзюидзиро, Сугиура Йосидзиро, Варисава Кодзи, Андо Ивао (Япония); Синниппон Сэйтэцу к. к.; Опубл. 09.03.78 - Реферативный журнал. Металлургия, 1979 -1В 330П.

103. Патент № 51-20321 Япония, МКИ F27 D17/00. Предотвращение образования пыли при наполнении ковша жидким чугуном / Масуда Соитиро, Химэда Масатака, Варисава Кодзи, Мари Соити (Япония); Синниппон Сэйтэцу к. к.; Опубл. 24.06.76 - Реферативный журнал. Металлургия, 1977-4В 220П.

104. А.с. № 945188 СССР, МКИ С21 С1/00. Способ обработки углеродсодержащих расплавов / Адамов Р.Г., Гурьев В.С., Городецкий Я.И., Гавриш Ю.С.; Бюл.№27, 1982.

105.Левитасов Я.М., Седов Г.Н., Кравец В.А., Рехтин Н.Е., Суетов В.Г. Пылеподавление при переливах жидкого чугуна // Бюл. НТИ. Чёрная металлургия – 1988 - №21 – С.47-48.

106. Патент № 7382 Украина, МКИ С21 С5/38. Способ подавления бурого дыма при наполнении ковша жидким металлом сверху / Левитасов Я.М., Кравец В.А., Погарский В.К., Рощин Е.А., Файнерман В.Б., Доценко А.М., Харахулах В.С., Сколобанов А.В., Мокроусов В.Д., Цыбулин Л.Н.; Опубл. 29.09.95, Бюл. №3.

107. Патент №5901 Украина, МКИ С21 С1/06. Способ подавления пылеобразования при наполнении ковша жидким металлом / Левитасов Я.М., Кравец В.А., Доценко А.М., Гурьев В.С., Мокроусов В.Д., Клюев М.П.; Опубл. 29.12.94, Бюл.№8-1.

108. А.с. № 1603778 СССР, МКИ С21 С1/06. Устройство для заливки жидкого чугуна сверху / Левитасов Я.М., Кравец В.А., Седов Г.Н., Рехтин Н.Е., Суетов В.Г.; 1991, не публикуется.

109. Патент № 20376 А Украина, МКИ С21 С1/07 Спосіб заглушення утворення бурого диму при наповненні місткості рідким металом / Кравец В.А., Файнерман В.Б., Джепа Т.И., Заруев А.В. – Бюл. №2, 29.12.1994.

110. Патент № 4402492 США, МКИ С21 В7/14. Система горелок для подавления пылегазовыделений при выпуске металла / Elder A.L., M.Ostergaard., D.R.Smith., R.H.Warner (USA); U.S. Steel Corporation; Опубл. 06.09.83 - Изобретения стран мира, 1985, №3.

111. Патент № 4458883 США, МКИ С21 С7/14. Подавление выделений дыма из расплавленного металла / L.D.Billing, Hills J., J.R.Hopkins (USA); U.S. Steel Corporation; Опубл. 10.07.84. - Изобретения стран мира, 1985, № 3.

112. Патент № 4486230 США, МКИ С21 С5/40. Способ подавления выделения бурого дыма при разливке металла / D.M.Ball., P.Township., W.Country., A.E.Sumsion., A.York., Z.S.Taylor (USA); U.S.Steel Corporation; Опубл. 04.12.84. - Изобретения стран мира, 1986, №10.

113. Патент № 4565353 США, МКИ С21 С5/40. Устройство, препятствующее парообразованию при разливке металла / D.M.Ball., P.Township., W.Country., A.E.Sumsion., A.York., Z.S. Taylor (USA); U.S.Steel Corporation; Опубл.21.06.86. - Изобретения стран мира, 1986, №10.

114. Лившиц Э.Я., Гурьев В.С., Стогний А.В., Грушевский М.А., Соколова А.И. Подавление бурого дыма на литейных дворах // Тезисы докладов Всесоюзного н.-техн. совещания. - М.:ВДНХ СССР - 1987 - с.13.

115. Лившиц Э.Я., Грановский Б.Р., Стогний А.В. Подавление бурого дыма при выпуске чугуна из доменной печи // Тезисы докладов международного симпозиума «Проблемы экологии в металлургическом производстве 90» - Мариуполь - 1990 - с.55-56.

116. Лившиц Э.Я., Макаренко Е.С., Стогний А.В., Литвинова О.Г. Подавление пылевыбросов при сливе чугуна из доменной печи в ковш // Сталь - 1992 - №4 - с. 90-91.

117. Ровенский А.И. Перспективные разработки по охране воздушного бассейна // Сталь - 1993 - №1 - с. 88-90.

118. Кравец В.А. Подавление бурого дыма, улавливание и утилизация графитсодержащей пыли при переливах чугуна // Вестник ДГАСА - 1998 - 2(10) - с.140-142.

119. Недопёкин Ф.В., Кравец В.А., Саржевский В.Н. Подавление выбросов при наполнении ковша металлом с учётом аэродинамических факторов. // Известия вузов. Чёрная металлургия. – 1998-№9- С.69-71.

120. Буторина И.В. Утилизация промышленных и бытовых отходов. – Мариуполь: Стратегия – 1999 – 150 с.

121. Семенченко П.М., Буторина И.В. Мировой опыт уничтожения и переработки отходов чёрной металлургии // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции «Переработка отходов», Мариуполь, сент. 1996-С.12-13.

122. Бондаренко Б.И., Кожан А.П., Сергиенко А.А., Семенюк Н.И. Новые возможности и перспективы использования графита. / Экотехнологии и ресурсосбережение. 2004, №4, С.24-29.

123. Ляшенко Ф.И., Кулик В.С. Продукция Завальевского комбината. – Киев: Наукова думка, 1998-32 с.

124. Маслов В.А., Южаков Б.А., Пустовалов Ю.П., Маслова Т.Ф., Трофимова Л.А. Использование железографитовых отходов для производства композиционных материалов // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции «Переработка отходов и очистка сточных вод», Мариуполь, сент. 1996. – С. 32-33.

125. Гуннар Штиль. Защита окружающей среды в сталелитейной промышленности на примере Thyssen Krupp Stahl AG, Дуйсбург. // Материалы международного семинара «Пути решения экологических проблем горно-металлургической отрасли стран СНГ» - Мариуполь, сентябрь 2002. – С.58-77.

126. Кульченко В.В., Морозов В.В., Семёнова З.С., Файнерман В.Б.  Экологический анализ мероприятий по защите атмосферного воздуха от вредных выбросов и определение условий эффективного использования газоочистного оборудования. // Труды международной конф. «Экология и теплотехника - 96»-Днепропетровск-1996.- С.169.

127. Кравец В.А., Кульченко В.В., Морозов В.В., Семенова З.Д. Применение газоочисток различных типов при переливах чугуна. / Экотехнологии и ресурсосбережение, 2000, №1. - С. 66-69.

128. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей среды. - Министерство охраны окружающей среды Российской Федерации. М.- 1995 - 34 с.

129. Методика розрахунку відшкодування збитків в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.- Мінприроди України.- Київ, 1994-25 с.

130. Теплотехнический справочник./ Под ред. Юренева В.Н. и Лебедева П.Д. в 2-х томах.- М.:Энергия, 1975-377 с.

131. Котлер В.Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов М.: Энергоатомиздат, 1987-144 с.

132. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. Л.:Недра, 1988-313 с.

133. Проект ПДВ для Старобешевской ГРЭС. // Институт технической экологии. Донецк, арх. №1969, 1992-38 с.

134. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест. Донецк: УкрНТЭК, 2007-142 с.

135. Сравнительные исследования экологических и энергетических показателей различных схем прямого получения железа между собой и с коксодоменной технологией. //Отчёт о НИР. ВНИПИчерметэнергоочистка Донецкий филиал, № ГР 79035450, арх.№1303, Донецк, 1980-35 с.

136. Освоение, исследование и внедрение установок аммиачно-каталитической очистки дымовых газов мартеновских печей №№ 11, 13 Днепропетровского металлургического комбината им. Дзержинского от окислов азота. // Отчёт о НИР Донецкий филиал ВНИПИчерметэнергоочистка. №ГР 01.8500.026652. Арх. № 1573, Донецк, 1987-30 с.

137. Кульбовский И.К. Влияние химического состава, температуры нагрева и времени выдержки на поверхностное натяжение расплава чугуна / Известия вузов. Чёрная металлургия, 1992, № . -С. 1-4.

138. Русанов А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления – Л.: Химия, 1967-388 с.

139. Hiwaman C., Starov V.M., Stapley A.G.F. Thermodynamic and kinetic aspects of fat crystallization / j. Advances in colloid and interfase science – 2006, v.122. P. 3-33.

140. Aqualiano D., Sgualdino G. In: Sato K., Garti N., editors. Crystallization processes in fats and lipid systems. New York: Dekker; 2001, p.1.

141. Ниженко В.И., Флока Л.И. Смачивание графита сплавами на основе железа. // В кн. «Смачиваемость и поверхностные свойства расплава и твёрдых тел». - К.: Наукова думка. - 1972 - С. 93-95.

142. Шестобитов М.А., Зверева Н.Н., Губчевский П.В., Буданов Б.А. Влияние состава передельного чугуна на смачивание частиц графитовой спели. // В кн. «Смачиваемость и поверхностные свойства расплава и твёрдых тел». - К.:Наукова думка. - 1972 - с.247-249.

143. Ватолин Н.А., Ухов В.Ф. Влияние кремния на межфазные свойства малоуглеродистой стали. // В кн. «Смачиваемость и поверхностные свойства расплава и твёрдых тел». - К.:Наукова думка. - 1972 - с.186-187.

144. Сапиро Л.С., Питиримов Ф.А., Гаевой А.И., Гуськов В.П. Влияние краевого угла смачивания на скорость дегазации под вакуумом. // Журнал физ. химии АН СССР-111-1984-№2.-С. 514-515.

145. Слепушова Л.И. Факторы, влияющие на переход углерода в чугун // Сталь – 1958 - №4 – С.298-300.

147. Некрасов Б.В. Основы общей химии, т.1.- М: Химия. 1973-688 с.

148. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. - М.: Просвещение – 1983 - 255 с.

149. Платонов Б.П., Маслеев О.В., Котельников О.И., Котельников А.О. Физико-химические процессы образования пылегазовой фазы в дуговых печах. // Известия вузов. Чёрная металлургия – 1999, №2. – С.68-75.

150. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Газодинамика двухфазных сред. - М.: Энергоиздат - 1981 - 472 с.

151. Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. Гидродинамика газожидкостных систем. - М.: Энергия - 1976 - 296 с.

152. Максимов Г.А., Дерюгин В.В. Движение воздуха при работе систем вентиляции и отопления. - Л.:Стройиздат. - 1977 - 98 с.

153. Гордон Г.М., Пейсахов И.Л. Контроль пылеулавливающих установок. - М.:Металлургия - 1974 - 300 с.

154. Інструкція по відбору проб з газопилових потоків. Нормативний документ Мінприроди України. – Донецьк: Видавництво «УкрНТЕК», 2006-24 с.

155. ГОСТ СССР 12.1.007-89 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ.-М.-1990-30 с.

156. Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств. - М.: Химия. - 1980-288 с.

157. Паримончик И.Б., Яковлев Ю.Н., Казачков И.П. Инжектирование воздуха сталью при выпуске ее из печи. / Известия вузов. Чёрная металлургия, 1971, №4, с.54-57.

158. Яковлев Ю.Н. Инжектирование воздуха струёй металла / Известия АН СССР, 1971, №4, с.51-54.

159. Гребенюк В.П., Стаханов Э.М., Ефимов В.А., Данилов П.М., Трифонов О.В., Дубина Ю.Г. Исследование на гидравлических моделях процесса истечения струи из разливочных стаканов  с различной конструкцией каналов // В сб. материалов 4-й  Всесоюзной конф. «Проблемы стального слитка». М.: Металлургия, 1976, с.212-215.

160. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты – М.: Энергоатомиздат, 1989 -352 с.

161. Пустовалов Ю.П., Маслов В.А., Сагиров И.В., Соляник Н.Х. Термографенит из дисперсных железографитовых отходов металлургии // Вестник Приазовского государственного технического университета – Мариуполь, 2005, вып. №15. - С. 213-216.

162. Маслов В.А., Трофимова Л.А., Пустовалов Ю.П. Морфология и микроструктура частиц железографитовых отходов металлургического производства // Вестник Приазовского государственного технического университета – Мариуполь, 2002, вып. №12. - С.71-75.

163. Пустовалов Ю.П., Поздняков В.С., Вишняков Л.Р., Сагиров И.В. // Праці міжнародного семінару «Базові науки і вода» - Донецьк: ДонНУ, 2003. – С.37-40.

164. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (із змінами відповідно наказу Мінекології, Державної податкової адміністрації Украіни від 28.02.2000 №75/76 і постановою Кабінету Міністрів №626 від 21.07.2005) – Донецк: УкрНТЭК - 2006-74 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html