Волков Алексей Сергеевич. Синтез парафиновых углеводородов из CO и H2 на Co-цеолитных катализаторах : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.13 / Волков Алексей Сергеевич; [Место защиты: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина].- Москва, 2009.- 134 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-2/664

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М.ГУБКИНА

На правах рукописи

04200960322 гМ>~~У

Волков Алексей Сергеевич

Синтез парафиновых углеводородов из СО и Н2

на Со-цеолитных катализаторах

02.00.13 - Нефтехимия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата химических наук

Научный руководитель:

Член-корреспондент РАН Лапидус А.Л.

Москва - 2009

Содержание

Стр.

Введение 4

Глава 1. Литературный обзор 6

1.1. История развития и современное состояние процесса 6

1.2. Основные сведения о синтезе Фишера-Тропша 11

1.2.1. Стехиометрия 11

1.2.2. Термодинамика 13

1.2.3. Молекулярно-массовое распределение продуктов 14

1.2.4. Механизм 17

1.2.5. Металлы-катализаторы 28

1.2.6. Носители 31

1.3. Кобальт-цеолитные катализаторы 33

1.3.1. Общие сведения о цеолитах 33

1.3.2. Особенности синтеза углеводородов на кобальт-

цеолитных катализаторах 36

Глава 2. Экспериментальная часть 52

2.1. Исходные вещества и реагенты 52

2.2. Приготовление катализаторов 54

2.3. Каталитические эксперименты 54

2.3.1. Атмосферная установка 54

2.3.2. Установка повышенного давления 57

2.4. Газохроматографический анализ продуктов синтеза 59

2.5. Определение содержания олефинов в катализате 62

2.6. Расчёт количественных показателей синтеза 63

2.7. Физико-химические исследования катализаторов 65

2.7.1. Термопрограммированная десорбция (ТПД) аммиака 66

Глава 3. Результаты и обсуждение 67

3.1. Кобальт-цеолитные катализаторы, изученные при

атмосферном давлении 67

3.1.1. Катализаторы, приготовленные из водного раствора

соли кобальта 67

2

3.1.2. Катализаторы, приготовленные из ацетонового раствора

соли кобальта 86

3.1.2.1. Катализатор 20%Co/HDY (80) 86

3.1.2.2. Содержание Сов Co/HDY (80)ац 89

3.1.2.3. Катализаторы 30%Со/цеолит 96

3.2. Влияние давления 102

3.2.1. Влияние давления на активность и производительность

катализаторов 102

3.2.2. Влияние давления на состав жидких углеводородов 109

3.3. Промотирование палладием Co-катализаторов 113

Выводы 124

Список литературы 126

3

Введение

Неуклонное снижение количества разведанных запасов нефти при

непрерывном росте спроса на основные продукты её переработки и

скачкообразные изменения цены на неё, во многом обусловленные

геополитической ситуацией на мировом рынке, усиливают интерес к

процессам получения синтетических углеводородов (СУВ) из ненефтяного

сырья. Синтез углеводородов через стадию получения смеси СО и Н2 (синтез-

газ) является одним из наиболее перспективных, ввиду наличия обширной

сырьевой базы для его осуществления — природный газ, уголь, сланцы, а

также возобновляемые ресурсы: городские и сельскохозяйственные отходы.

Важным является также то, что полученные таким способом СУВ:

• обладают высокими экологическими характеристиками — в них

практически отсутствуют серу- и азотсодержащие примеси,

ароматические соединения;

• могут транспортироваться по более дешёвым транспортным схемам,

чем магистральные газопроводы или танкеры СПГ: нефтепроводы,

нефтяные танкеры, железнодорожные или автомобильные цистерны.

Конверсия синтез-газа в углеводороды (синтез Фишера-Тропша или

сокращённо — синтез ФТ) осуществляется в промышленности на нанесённых

железных или кобальтовых катализаторах. Последние предпочтительны с

точки зрения активности, селективности в отношении образования парафинов,

длительности пробега, низкой активности в реакции водяного газа.

В "классическом" синтезе ФТ на Co-катализаторах образуется широкая

углеводородная фракция — преимущественно парафины нормального

строения. Применение бифункциональных Со-цеолитных катализаторов

позволяет в одну стадию осуществить высокоселективный синтез

углеводородов или только бензиновой (С5-С10), или бензиновой и дизельной

(Сц-Cis) фракций, обогащенных изоалканами. При осуществлении процесса

металл (в восстановленном состоянии и оксидных формах) обеспечивает

4

гидрополимеризацию СО, а цеолитный компонент является катализатором

вторичных превращений образующихся углеводородов и ненасыщенных

интермедиатов — изомеризации, крекинга. В результате отпадает

необходимость в осуществлении одной из стадий процесса получения СУВ —

доведения жидких продуктов синтеза углеводородов из СО и Н2 до товарного

состояния гидрокрекингом и гидроизомеризацией.

Таким образом, Со-цеолитные катализаторы синтеза углеводородов из

СО и Н2 представляют собой интересный и перспективный объект для

исследований. В теоретическом плане их изучение открывает пути для

углубленного понимания явления бифункционального катализа. С

практической точки зрения, разработка активных и стабильных Со-цеолитных

систем даёт новые возможности развития процесса ФТ, тем самым добавляя

гибкости разрабатываемым технологическим схемам.

Однако до сих пор бифункциональные системы с цеолитами в качестве

носителей остаются малоизученными, сведений об активных и селективных

катализаторах синтеза изопарафинов из СО и Н2 в литературе мало. Настоящая

диссертация посвящена их изучению.__

Выводы

Предложены высокоселективные пропиточные Со-цеолитные

катализаторы синтеза углеводородов из СО и Н2, простые в

приготовлении с высокой изомеризующей способностью. Эти контакты

позволяют синтезировать углеводороды бензиновой фракции с

содержанием изопарафинов 65-81%, олефинов 4-11%. Ароматические

углеводороды в катализате отсутствуют. По селективности в отношении

образования бензиновой фракции и изомеризующей способности эти

катализаторы значительно превосходят близкие по составу, но

приготовленные методом соосаждения или влажного смешения Со-

цеолитные системы.

Жидкие углеводороды, синтезируемые при атмосферном давлении из

СО и Н2 на катализаторах на основе цеолитов Y и ZSM-5, на 96-100%

состоят из фракции С5-С10. Катализаторы на основе деалюминирован-

ных цеолитов Y (модуль 30 и 80) наиболее активны, но менее

селективны: содержание бензиновой фракции в катализате 49-77%.

Во фракции углеводородов Cs-Сю присутствуют линейные,

2-, 3-метилзамещённые и диметилзамещённые алканы. Этилзамещённые

алканы отсутствуют или обнаруживаются в следовых количествах. С

ростом углеродного номера относительное содержание диметилалканов

растёт, их наибольшее количество (45-60%) образуется на катализаторе

20%Со/28М-5(модуль 300).

Показано, что изомеризующая способность катализаторов при

атмосферном давлении линейно зависит от общей кислотности. При

повышенном давлении изомеризующая способность снижается, причем

в большей степени для образцов, на которых образуется значительное

количество твердых парафинов. Катализатор 20%Co/ZSM-5 (52)

обеспечивает максимальное содержание изопарафинов в жидких

124

продуктах С5+: от 60 до 42% в интервале давлений 0.5-2.0 МПа; твёрдые

парафины на нём практически не образуются.

Проведено сравнительное изучение Со-цеолитных катализаторов,

приготовленных пропиткой цеолитов Со(Ж)з)2 из водного и

ацетонового растворов. По активности и выходу жидких углеводородов

катализаторы, приготовленные пропиткой цеолитов ацетоновым

раствором Co(N03)2-6H20, уступают образцам, полученным их

пропиткой водным раствором. Их изомеризующая способность также

несколько ниже. Однако, селективность катализаторов, приготовленных

из ацетонового раствора, в отношении образования углеводородов С5+

выше, а селективность в отношении образования метана ниже, чем у

приготовленных из водного раствора.

Промотирование Со-цеолитных катализаторов 0.1% Pd увеличивает их

активность и селективность в отношении образования метана.

Промотирование Pd усиливает изомеризующую способность

катализаторов на основе цеолитов Y и снижает её у катализатора

20%Co/ZSM-5 (52).

13