Корнетова Ольга Михайловна. Жидкофазная окислительная очистка нефтей от сероводорода и меркаптанов в присутствии аммиачных растворов фталоцианиновых катализаторов;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»], 2021

Акционерное общество

«Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья»

На правах рукописи

КОРНЕТОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

ЖИДКОФАЗНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕЙ ОТ

СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ В ПРИСУТСТВИИ АММИАЧНЫХ

РАСТВОРОВ ФТАЛОЦИАНИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

02.00.13 - Нефтехимия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Мазгаров А.М.

Казань - 2021

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ	12

1.1	 Физические методы очистки нефти от сероводорода и меркаптанов	14

1.2	 Химические методы очистки нефти от сероводорода и меркаптанов	21

1.2.1	Реагентные способы очистки нефти от сероводорода и меркаптанов	22

1.2.2	Окисление сероводорода и меркаптанов в нефти кислородом воздуха в

присутствии щелочного раствора фталоцианинового катализатора	32

1.2.3	Окисление сероводорода и меркаптанов в нефти кислородом воздуха в

присутствии аммиака и аминов	40

1.2.4	Окисление сероводорода и меркаптанов в нефти растворами пероксида

водорода	 42

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	44

2.1	Объекты исследований и исходные вещества	44

2.2	Методика проведения экспериментов	45

2.3	Методики анализов	47

ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЖИДКОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ В ПРИСУТСТВИИ АММИАЧНОГО РАСТВОРА ПРОИЗВОДНЫХ ФТАЛОЦИАНИНА КОБАЛЬТА	51

3.1	Исследование реакции жидкофазного окисления сероводорода в нефти

молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора дихлордисульфофталоцианина кобальта (ДХДСФК)	51

3.2	Математическое моделирование реакции окисления сероводорода в нефти

молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК	61

3.3	Определение материального баланса продуктов реакции окисления

сероводорода в нефти молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК	68

3.4	Исследование реакции жидкофазного окисления

н-пропилмеркаптана молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК	74

3

3.5	Математическое моделирование реакции окисления

н-пропилмеркаптана молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК	87

3.6	Совместное окисление сероводорода и этилмеркаптана в нефти молекулярным

кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК	93

ГЛАВА 4 ТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКОФАЗНОЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО¬КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ С1-С2	104

4.1	Общие сведения о технологии жидкофазной окислительно-каталитической

очистки нефти от сероводорода и меркаптанов С1-С2	104

4.2	Принципиальная технологическая схема и описание окислительно-каталитической

технологии очистки нефти от сероводорода и меркаптанов С1-С2	110

4.3	Физико-химические свойства нефти до и после очистки, характеристика

отходов и выбросов	113

4.4	Материальный баланс установки очистки нефти от сероводорода и

меркаптанов С1-С2 и нормы расхода материалов	114

4.5	Опытно-промышленные испытания окислительно-каталитической технологии очистки нефти от сероводорода на УПВСН «Кутема» НГДУ «Нурлатнефть»

ПАО «Татнефть»	116

4.6	Внедрение окислительно-каталитической технологии очистки нефти от

сероводорода и меркаптанов С1-С2 на ДНС-215 Студенцовского месторождения ООО «ТНС-Развитие»	118

ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ	124

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	128

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	130

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	131

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ НА УПВСН <<КУТЕМА>>

НГДУ <<НУРЛАТНЕФТЬ>> ПАО <<ТАТНЕФТЬ>>	145

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АКТ О ВНЕДРЕНИИ НА ДНС-215 СТУДЕНЦОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	146

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе результатов выполненной работы сделаны следующие выводы:

1.	Исследованы кинетические закономерности реакции окисления сероводорода в нефти молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК. Установлено, что реакция окисления имеет первый порядок по сероводороду. Определены энергия активации и константы скорости реакции окисления сероводорода. Показано, что основным продуктом реакции окисления сероводорода в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК является элементная сера; тиосульфата аммония образуется менее 1 % мас. Изучено влияние различных замещенных фталоцианинов кобальта в составе катализаторного комплекса на скорость окисления сероводорода молекулярным кислородом. При этом установлено, что наибольшую каталитическую активность проявляют тетрасульфофталоцианин кобальта и дихлордисульфофталоцианин кобальта (катализатор ИВКАЗ). Установлены оптимальные соотношения аммиака и катализатора ДХДСФК в составе катализаторного комплекса для полного окисления 1 моля H2S при температуре 50°С за 30 мин. На основании анализа литературных данных и результатов экспериментальных исследований предложен механизм реакции окисления сероводорода молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора фталоцианинового катализатора.

2.	Исследованы кинетические закономерности реакции окисления н-пропилмеркаптана в углеводородной модельной смеси молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК. Определены первый порядок реакции по меркаптану, второй порядок - по катализаторному комплексу и наличие торможения реакции продуктом окисления. Определены энергия активации и константы скорости реакции окисления н-пропилмеркаптана. Показано, что единственным продуктом реакции окисления меркаптанов и элементной серой, и кислородом в присутствии катализатора, являются дисульфиды. Установлено, что при увеличении молекулярной массы меркаптана и

129

при переходе от нормального к изо-строению реакционная способность меркаптанов снижается. На основании результатов исследований и литературных данных предложен механизм реакции окисления меркаптанов молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора фталоцианинового катализатора.

3.	Изучены кинетические закономерности совместного окисления сероводорода и этилмеркаптана в нефти молекулярным кислородом в присутствии аммиачного раствора фталоцианинового катализатора. Определены оптимальные параметры технологического режима для эффективной очистки нефти от сероводорода и меркаптанов С1-С2 до требуемых норм. Установлен следующий химизм совместного окисления сероводорода и меркаптанов С1-С2: сероводород в присутствии аммиачного раствора ДХДСФК окисляется кислородом до элементной серы, которая, в свою очередь, частично окисляет меркаптаны до дисульфидов. Остальная часть меркаптанов окисляется кислородом в присутствии катализаторного комплекса.

4.	Разработана технология окислительно-каталитической очистки сырой нефти одновременно и от сероводорода, и от меркаптанов С1-С2, основанная на совместном окислении сероводорода и меркаптанов кислородом воздуха в присутствии аммиачного раствора фталоцианинового катализатора. Технология внедрена на УПВСН «Кутема» НГДУ «Нурлатнефть» для очистки нефти от сероводорода и на ДНС-215 Студенцовского месторождения для очистки нефти от сероводорода и меркаптанов С1-С2.

Полученные в рамках диссертационной работы результаты исследований кинетических закономерностей реакций индивидуального окисления сероводорода и н-пропилмеркаптана, совместного окисления сероводорода и этилмеркаптана молекулярным кислородом в аммиачной среде в присутствии фталоцианинового катализатора могут быть использованы при оптимизации работы действующих установок и при проектировании новых установок по технологии окислительно-каталитической очистки нефти от сероводорода и меркаптанов С1-С2.

6

6