Кравченко, Василий Николаевич.

Кинетика двумерного дырочного газа на гетерогранице p-GaAs/(Al)GaAs при одноосном сжатии : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.09. - Москва, 1999. - 197 с.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Кравченко, Василий Николаевич

ваАв

1.6.3.3.Дислокации несоответствия в гетероструктурах ОаАз/(А1)ОаА8

Глава 2. Методика эксперимента

2.1. Исследуемые образцы

2.2. Определение ориентации образцов

.51 .51

2.3. Создание анизотропной деформации

2.4. Определение компонент тензора деформаций в образце

2.5. Квантовые осцилляции магнитосопротивления

2.6. Измерения магнитотранспортных свойств

2.7. Температурные измерения

2.7. Воздействие оптическим излучением

Глава 3. Долговременные релаксации пьезосопротивления двумерного дырочного газа в гетероструктурах ОаАз/А^Сао.бАз

3.1. Релаксации пьезосопротивления

3.1.1.Эффект памяти о предыдущих возмущениях системы

3.1.2.3ависимость амплитуды релаксаций от величины давления

3.1.3.Зависимость релаксаций пьезосопротивления от температуры

3.1.4.Внешние факторы, приводящие к гашению релаксаций

3.1.5.Различный характер релаксаций пьезосопротивления для направлений сжатия [110] и [110]

ЗЛ.б.Поведение полной концентрации и подвижности 2Б дырок в процессе релаксаций пьезосопротивления

3.1.7. «Переключение» знака релаксаций длительным освещением

3.2. Обсуждение результатов

3.2.1.Возможные источники изменения концентрации двумерных дырок в ходе релаксаций пьезосопротивления

3.2.2. Компенсация пьезоэлектрического поля

3.2.3. Перезарядка оборванных связей в ядрах дислокаций несоответствия

3.2.4.Поведение подвижности двумерных дырок в ходе релаксаций пьезосопротивления

Глава 4. Влияние одноосного сжатия на транспортные свойства двумерных дырок в гетероструктурах p-Alo.5Gao.5As/GaAs

4.1. Транспортные и магнитотранспортные свойства двумерных дырок при одноосном сжатии

4.2. Вклад дырочно-дырочного рассеяния в электрическое сопротивление

4.3. Расчет параметров модели из экспериментальных данных

4.4. Отрицательное магнитосопротивление

4.5. Вклад других механизмов рассеяния в температурную зависимость сопротивления. Температурно зависимые парциальные подвижности. Режим Блоха-Грюнайзена

4.6. Дырочно-дырочное рассеяние и его поведение при одноосном сжатии

4.7. Поведение парциальных подвижностей под давлением

5. Основные выводы и результаты

6. Список литературы

6

6