Мясников Сергій Афанасійович. Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра : Дис... канд. наук: 05.19.03 - 2007.

Мясников С.А. Розробка низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007. Дисертація присвячена розробці низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. У роботі наводяться результати комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних із застосуванням низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. Визначено оптимальні параметри приросту ваги хутра в мокрому стані (30-40 %), в області яких досягається задовільна рівномірність розподілу оздоблювального розчину. Показано можливість різноманітити колористичний ефект на штучному трикотажному хутрі шляхом нанесення мінімальної кількості фарбувальних розчинів на різну глибину ворсу, що сприяє імітації забарвлень, близьких до натурального хутра й одержання забарвлень світлих тонів. Установлено, що при дозованому нанесенні фарбувальних розчинів (30-40%) на хутро за інтенсивністю забарвлень, коефіцієнтом сорбції, фіксації барвників на волокні, колористичними показниками і стійкістю забарвлень до фізико-хімічних дій низькомодульна технологія не поступається традиційному плюсовочно-запарному способові. Розроблено композиційні склади і низькомодульні технології для заключної обробки штучного хутра з метою надання йому малозминальних, протизабруднювальних і гідрофобних властивостей. Показано доцільність застосування способу розпилення для здійснення суміщення процесів малозминання і гідрофобної обробки. Наведено розрахунок економічної ефективності застосування низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. Очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованої низькомодульної технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра складе 356 грн. на 1000 м. хутра..

- Розроблено низькомодульну технологію кольорування штучного трикотажного хутра катіонними барвниками. Запропоновано технологію, яка дозволяє одержувати забарвлення на штучному хутрі, що характеризуються стійкістю до фізико-хімічних дій, високими колористичними показниками, сприяє економії електроенергії, хімічних матеріалів, підвищенню конкурентноздатності вітчизняної текстильної продукції за рахунок нанесення дозованої кількості робочих розчинів. - Показано, що розроблений спосіб кольорування дозволяє більш широко використовувати суміші барвників і поєднувати в одному фарбувальному розчині барвники, які мають різну швидкість вибірання, зменшити залежність результатів фарбування від спорідненості барвника до волокна, оптимізувати склади фарбувальних розчинів та зробити їх більш універсальними в порівнянні з традиційними способами фарбування, а нанесення мінімальної (20%) кількості фарбувальних розчинів на різну глибину ворсу сприятиме отриманню більш різноманітних колористичних ефектів на хутрі. - Встановлено, що при дозованому нанесенні фарбувальних розчинів (30-35%) на хутро за інтенсивністю забарвлень, фіксації барвників на волокні, колористичними показниками і стійкістю забарвлень до фізико-хімічних впливів низькомодульна технологія не поступається традиційному плюсовочно-запарному способу. - Розроблено ефективні композиційні склади і визначено оптимальні технологічні параметри для низькомодульних технологій заключної обробки штучного хутра з метою надання йому малозминальних, протизабруднювальних і гідрофобних властивостей. - Показано, що низькомодульна технологія малозминальної обробки хутра на основі застосування предконденсату малоформальдегідної смоли Отексида НФ (30 г/л) у композиції із силіконовим пом’якшувачем ГКЕ-50-94М при 40% мокрому прирості ваги забезпечує підвищення коефіцієнта незминання з 80 до 98%, одночасно хутро набуває «розсипчастість» і виключається порок «оскал». - Виявлено, що найбільш суттєве підвищення брудовідштовхуючих і брудовидаляючих властивостей штучного хутра на основі використання низькомодульної технології досягається при апретуванні метилсиліконатом калію (ГКР – 11К), нейтралізованим оцтовою кислотою до pH-6, при концентрації 70 г/л і мокрому прирості ваги 40%. При цьому показник брудовідштовкування сухе складає 50%, брудовидалення - 94%. - Встановлено, що найбільш високий результат з гідрофобної обробки хутра отриманий на основі розробленої низькомодульної технології, досягається при використанні силіконової емульсії на основі поліметилгідросиліконату 136-257 М (30-40 г/л) з ацетатом цирконію в якості каталізатору (8-10 г/л). Показник намокання при цьому знижується з 30 до 1-2%. Хутро стає м'яким, розсипчастим, відсутній порок «оскал». - Проведено виробничі випробування запропонованої низькомодульної технології заключної обробки штучного трикотажного хутра на ДП „Американська хімчистка”, підтверджено ефективність запропонованої технології кольорування і заключної обробки штучного трикотажного хутра. Очікуваний економічний ефект складає 356 грн./ на 1000м. хутра..