Калашник, Михаил Владимирович.
Циклическая ползучесть конструкционных сплавов и ее связь с акустической эмиссией : диссертация ... кандидата технических наук : 01.02.06. - Киев, 1984. - 216 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

Sl:S5'-s/n9^-~0 ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ АКАДЕ1УМЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРОЧНОСТИ На. правах рукописи КАЛАШНИК Михаил Владимирович УДК 539.43:620.179.18 ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИОННЬК СПЛА ВОВ И ЕЕ СВЯЗЬ С АКУСТИЧЕСКОЙ ЭШССИЕЙ 01.02.06 - Динамика, прочность машин,

- стр. 3

лов акустической эмиссии 3.3. Циклическая ползучесть стали 45 и ее связь с па раметрами акустической эмиссии 130 3.4. Дискретная ползучесть алюминиевого сплава АМгб при циклическом нагружении и ее связь с сигналами аку стической эмиссии 3.5. Использование информативных параметров акустиче ской эмиссии

- стр. 146

<^тсгг^9бУ1Па f2 T ^„^'ZSfMHa (Np = 975 ци^лоб) » Qifjj^^=288MnQ (не разрушен на базе foaa ц) 200 400 Nj цикл Рис.3.31 Кривые циклической ползучести сплава Aire 147 /рис.3.30/. Анализ кривых циклической ползучести сплава АМгб показы вает, что ползучесть далного сплава при циклическом нагружении происходит на

Оглавление диссертациикандидат технических наук Калашник, Михаил Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. О ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ МАТЕРИАЛОВ.

1.1. Циклическая ползучесть и усталость металлов при малоцикловом нагружении.

1.2. Один из методов неразрушающего контроля - метод акустической эмиссии.

1.2.1. 0 механизме излучения и распространения акустического сигнала.

1.2.2. Информативные параметры акустической эмиссии.

1.2.3. Физическая природа процесса акустической эмиссии /некоторые физические модели и механизмы/.

1.3. Результаты исследования механических характеристик материалов с помощью метода акустической эмиссии.

1.3.1. Испытания в условиях статического нагружения при растяжении, сжатии и изгибе.

1.3.2. Испытания материалов при циклическом нагружении.

1.4. Постановка задачи исследования.

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1. Аппаратура приема, усиления и обработки сигналов акустической эмиссии "Сигнал-ЗМ".

2.1.1.Регистрируемые параметры акустической эмиссии.

2.1.2.Структурная схема аппаратуры "Сигнал-ЗМ".

2.1.3.Точность определения параметров акустической эмиссии.

2.2. Испытательная машина для исследования малоциклов ой усталости материалов.

2.2.1. Принципиальная схема установки.

2.2.2. Система нагружения образца.

2.2.3. Точность измерения напряжений и деформаций.

2.3. Методика регистрации сигналов акустической эмиссии при испытании образцов.

2.4. Материалы для исследования прочности и ползучести с помощью метода акустической эмиссии.

2.5. Об исследовании особенностей деформирования технически, чистых поликристаллических металлов с помощью метода акустической эмиссии.

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ

ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛЗУЧЕСТИ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ СТАТИЧЕСКОГО И ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ.

3.1. Ползучесть титанового спла.ва BTI-0 и стали 45 при статическом нагружении.

3.2. Влияние формы цикла на циклическую ползучесть титанового сплава BTI-0 и процесс излучения сигналов акустической эмиссии.

3.3. Циклическая ползучесть стали 45 и ее связь с параметрами акустической эмиссии.

3.4. Дискретная ползучесть алюминиевого сплава АМгб при циклическом нагружении и ее связь с сигналами акустической эмиссии.

3.5. Использование информативных параметров акустической эмиссии для оценки долговечности конструкционных сплавов.J

ГЛАВА 4. ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛЗУЧЕСТЬ И АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ.

4.1. Основные уравнения теорий ползучести для условий линейного напряженного состояния. J

4.2. Экспериментальная проверка теорий старения, течения и упрочнения при ступенчатом нагруже-нии и анализ регистрируемых сигналов акустической эмиссии.

4.3. Расчет долговечности при ступенчатом малоцикловом нагружении.

ГЛАВА 5. О ВОЗМОЖНОСТИ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛЗУЧЕСТИ В МЕТАЛЛАХ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕ-НИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ.

6

6