Хозя Павло Олександрович. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaАs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів : Дис... канд. наук: 05.27.06 – 2009

Хозя П.О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaАs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. - Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління. Кременчук, 2009.

Дисертація присвячена розробці на основі результатів моделювання і дослідження температурних полів і внутрішньої напруги у злитку GaАs теплового вузла, що забезпечує вирощування злитків GaАs зі зниженим вмістом структурних дефектів.

У результаті проведеного аналізу літературних джерел визначено, що найважливішим етапом у дослідженні виникнення термопластичних напруг і дислокацій при вирощуванні монокристалів GaАs LEC методом є аналіз поля термопружної напруги.

У роботі розроблено математичну модель, що зв'язує геометричні параметри елементів теплового вузла ростової установки з кутовими коефіцієнтами теплових потоків випромінювання на елементарній поверхні злитка. Розроблена модель і проведені експериментальні дослідження щодо визначення розподілу температур по поверхні злитка дозволили удосконалити конструкцію теплового вузла. Для аналізу отриманих результатів розроблено експресну методику визначення і представлення ліній ізонапруги у площині пластини GaАs.

У процесі розробки конструкції теплового вузла розроблено математичну модель і методику оптимізації геометричних параметрів теплового вузла, яка забезпечує необхідний температурний режим в зоні вирощування і охолодження злитка. У роботі були проведені розрахунки з оптимізації положення теплового екрану і вибрані його розміри і висота розташування над рівнем герметизатора, що дозволило розробити конструкцію теплового вузла, застосування якого знижує осьові температурні градієнти до 51..53 К/см, і забезпечити рівномірний розподіл температури по осі вирощуваного злитка.

У результаті досліджень розробленого теплового вузла встановлено, що залишкова напруга зменшилася у верхній частині злитка у 1,3 рази, у середній частині злитка у 1,5 разів, у нижній частині – у 1,3 рази. З експериментальних даних щодо контролю щільності дислокацій по довжині вирощеного злитка на ростовій установці «Арсенід-1А» можна зробити висновок, що вибрана схема розташування теплового екрану приводить до зменшення щільності дислокацій у верхній частині досліджуваного злитка у 2 рази, у середній частині у 1,6 рази і у нижній частині злитка також у 1,6 рази.