Пермский государственный университет

правах рукописи

На

Денисова Анжела Витальевна

Разработка и исследование ингибирующих композиций
для соляно- и сернокислых сред

05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии

Диссертация

на соискание ученой степени
кандидата химических наук

д.х.н. Шеин А.Б.

Научный руководитель:

Пермь 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Глава 1. Обзор литературы	...	7

- Современное состояние вопроса защиты металлов от коррозии в

солянокислых средах	7

- Краткая характеристика объектов кислотного воздействия	8

- Основные свойства кислотных растворов, использующихся в различных

отраслях промышленности	9

- Процессы коррозионного разрушения стали	12

- Катодное выделение водорода	12

- Анодное растворение стали	14

- Характеристика низкоуглеродистых сталей	17

- Механизмы действия органических ингибиторов коррозии	19

- Адсорбционный механизм	.20

- Энергетический механизм	21

- Кинетика катодного и анодного процессов ингибирования стали	22

- Характеристика органических ингибиторов кислотной коррозии	24

- Влияние химической природы активной основы ингибитора

на эффективность его защитного действия	24

- Влияние природы растворителя на эффективность защитного

действия ингибитора	29

- Влияние внешних физико-химических факторов на

скорость электрохимической коррозии стали	31

- Водородный показатель коррозионной среды		.31

- Влияние ионов железа на эффективность защитного действия ингибитора 33

- Концентрация ингибиторов коррозии и комплексонов	37

- Температура коррозионной среды	  38

- Длительность экспозиции ингибированных кислотных составов	40

- Первичное и вторичное осадкообразование	41

- Комплексобразование как метод железостабилизации и

предотвращения осадкообразования	43

- Строение и свойства комплексонов и комплексонатов	44

з

- Взаимодействие комплексонов с металлами	46

- Ассортимент комплексонов железа	50

- Травление и пассивирование металлов	51

- Ассортимент ингибиторов кислотной коррозии	53

Выводы по главе 1	55

Глава 2. Материалы и методы исследований	58

- Характеристика ингибиторов коррозии, используемых в работе	58

- Характеристика комплексонов, используемых в работе	....451

- Характеристика кислотных сред, используемых при исследованиях	64

- Методы исследования	66

- Гравиметрический метод исследования	67

- Электрохимический метод исследования	69

- Определение скорости коррозии методом линейной поляризации	72

Выводы по главе 2	73

Глава 3. Результаты исследований эффективности защитного действия ингибиторов кислотной коррозии в солянокислых средах	75

- Влияние концентрации ингибитора и комплексона	  75

- Влияние концентрации ионов железа в солянокислых средах	91

- Влияние скорости движения коррозионной среды	97

- Влияние температуры коррозионной среды	  103

- Длительность экспозиции стали в ингибированных солянокислых средах .105

- Осадкообразование в ингибированных кислотных составах	113

Выводы по главе 3	115

Глава 4. Защитное действие ингибитора ИКУ-1К в сернокислом

и алюмохлоридных растворах	117

- Применение ИКУ-1К при травлении металла

- Применение ИКУ-1К в составе Карфас для удаления солеотложений и

накипи	120

Выводы по главе 4	121

Основные выводы	123

Список использованных источников	126

Приложения	137

Приложение 1	138

Приложение II	141

Приложение III	142

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- С целью устранения недостатков, заключающихся в высокой коррозионной агрессивности ингибированных КС при длительном их хранении и образовании при этом объемных органно-минеральных осадков, методами гравиметрии и электрохимии исследованы производимые ИКК: ИКУ-1, КИ-1, ВНПП-2В, Напор-КБ, Волга 1М, Danox CI-504 в составах промышленно использующихся солянокислых, сернокислых и алюмохлоридных композиций.

- На фоне варьирования концентрации ИКК, температуры, гидродинамики кислотного потока, содержания ионов Fe3+, времени хранения ИКК в КС по оценке скорости коррозии Ст.З выявлены наиболее эффективные ингибиторы: ИКУ-1, КИ-1, ВНПП-2В.

- Изучением поведения данных ИКК в солянокислых средах с дополнительным содержанием HF производства ОАО «Галоген» (г. Пермь) установлен следующий характер их действия:

- КИ-1, ВНПП-2В, ИКУ-1 являются ингибиторами смешанного типа, тормозящими протекание двух парциальных реакций - катодного выделения водорода и анодного растворения металла;

- увеличение концентрации ингибиторов от 3,0 до 10,0 г/дм3 не способствует

существенному снижению скорости коррозии стали, что свидетельствует о двух механизмах их действия:	экранирующем (адсорбционном) и энергетическом,

обусловленном влиянием молекулы ингибитора на кинетику процесса разряда ионов водорода;

- удовлетворительный защитный эффект более 99,7% получен при дозировке ингибиторов: КИ-1, ВНПП-2В, ИКУ-1 - 5,0 г/дм3. При этом скорость коррозии Ст. 3 составила менее 0,2 г/(м2-ч) в растворе НС1 и менее 0,35 г/(м2-ч) смеси соляной и фтороводородной кислот;

- повышение температуры КС от 20 до 40°С способствует увеличению фоновой скорости коррозии в среднем в 4 раза, что требует повышения дозировки ингибиторов более, чем 5,0 г/дм , а при изменении гидродинамики потока КС - до 20 г/дм ,

- перемешивание КС при температуре 20°С не влияет на значения защитного эффекта ИКК при дозировке 5,0 г/дм3, хотя фоновая скорость коррозии стали возрастает в несколько раз. Однако в гидродинамических условиях с дополнительным содержанием в

її

КС 0,05% ионов Fe для обеспечения удовлетворительного ингибирующего действия КИ- 1, ИКУ-1, ВНПП-2В требуется увеличение их дозировки до 10 г/дм3;

- дополнительное введение ионов Fe3+ от 0,01 до 0,1%, сверх нормативного показателя 0,03% по ГОСТ 857-78 способствует росту скорости коррозии стали и снижению защитного действия у всех исследованных ИКК с формированием бурых хлопьевидных осадков;

- при экспозиции ингибированных КС на протяжении 720ч наблюдается снижение величины защитного действия ИКК до значений, не удовлетворяющих требованиям нормативных документов с появлением объемных органо-минеральных осадков;

- химический анализ полученных осадков выявил присутствие растворимых в НС1 механических примесей - продуктов коррозии и растворимой в углеводородном растворителе - активной основы ИКК.

- С целью предотвращения образования осадков и сохранения защитного эффекта ИКК при экспозиции ингибированных КС в течение 720ч были использованы промышленно производимые органические хелатообразующие фосфоновые соединения - комплексоны: ВНПП-ОС-3, Солинг-3, Амельфор марка А, Амельфор 1042В. Кроме того, были исследованы двузамещенная натриевая соль ЭДТА и диспергатор Неонол - АФ9 -

- В результате лабораторных испытаний установлен синергизм действия ингибитора

і

ИКУ-1 и Амельфор 1042В, введенного в количестве 0,2 г/дм, что позволило инактивировать действие ионов Fe3+, путем их связывания в комплекс с предотвращением выпадения в осадок активной основы ИКУ-1.

- Содержание комплексона Амельфор 1042В в КС, ингибированном ИКУ-1, в количестве 0,1 г/дм3 практически не отражается на защитных свойствах комплексной ингибирующей композиции ИКУ-1 + Амельфор 1042В (5,0 + 0,2 г/дм3). Увеличение же его содержания более 0,2 г/дм3 способствует образованию дополнительных осадков, что связано с предельной растворимостью данного комплексона.

- В результате лабораторных испытаний установлено позитивное действие ингибирующей композиции ИКУ-1 + Амельфор 1042В (5,0 + 0,2 г/дм3) при содержании в

КС ионов Fe3+ до 0,05% и температуре КС до 40°С. При увеличении содержания в КС

11

ионов Fe до 0,1% визуально регистрируется начало осадкообразования.

- При переходе от коррозионных сред (составы: НС1 21,60% - 25,15% + HF 0,12% - 5,37%) к более разбавленным КС, применяемым при солянокислотных обработках нефтяных скважин (составы: НС1 -15,00% + HF - 0,08% - 3,34%) фоновая скорость коррозии Ст.З уменьшилась более чем в 5 раз. Применение ингибирующей композиции ИКУ-1 + Амельфор 1042В (5,0 + 0,2 г/дм3) как в первом, так и во втором случаях позволило получить результаты по скорости коррозии стали, удовлетворяющие требованиям нормативных документов.

- Содержание в КС ингибированном ИКУ-1, комплексбобразователя Амельфр 1042В позволяет расширить диапазон удовлетворительного защитного эффекта до температуры 60°С при сернокислотном травлении стали и до 80°С при использовании ингибирующей композиции ИКУ-1 + Амельфор 1042В (5,0 + 0,2 г/дм3) для снижения коррозионной агрессивности реагента Карфас.

- В результате проведения работ по определению универсальности действия разработанной композиции ИКУ-1 + Амельфор 1042В (5,0 + 0,2 г/дм3), названной ИКУ-1 К были установлены сферы ее промышленного применения и успешно проведены опытнопромысловые испытания:

- при сернокислотном травлении Ст.З от окалины в одном из травильных цехов Первоуральского новотрубного завода (г. Первоуральск);

. - в составе реагента Карфас при удалении накипи с поверхности теплоэнергетического оборудования в ЗАО «Сибур-Химпром» и предприятиях жилищнокоммунальной системы хозяйства: ООО «Пермцветмет» и ООО «Железобетон» (г. Пермь)