## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

На правах рукопису

КОЗЛОВ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 662.997

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ Процесів теплообміну та перетворення сонячної енергії у теплову в полімерних сонячних колекторах

05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Сухий Михайло Порфирович,

кандидат технічних наук, професор

Дніпропетровськ – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП ……………...…………………………………….........……………………… 4

Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ТА уМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНЕ ТЕПЛО ……...…………........ 10

1.1. Перспективи використання сонячного випромінювання ………...………...... 10

1.2. Типи та конструктивні елементи сонячних колекторів …....………...……..... 10

1.3. Вибір полімерного матеріалу в якості конструктивного елемента для створення сонячного колектора ……...…………..……………..........................….. 16

1.4. Методики теплових випробувань сонячних колекторів …….......…..……….. 18

1.5. Оптимальне розташування сонячних колекторів на місцевості ….…..……... 25

1.6. Висновки ……………...……………………………………………….…........… 30

1.7. Постановка завдання дослідження …....………………...…....…………........... 31

Розділ 2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ ……........…. 32

2.1. Вихідні експериментальні зразки та матеріали, устаткування ....…...……..... 32

2.2. Методика визначення фотометричних характеристик полікарбонатних пластиків …..…………………………………..……................................................... 35

2.3. Методика визначення оптимального розташування сонячних колекторів у геліосистемах …...……………………………………………....………........…..….. 40

2.4. Методика теплогідравлічних випробувань плоских сонячних колекторів .... 46

2.5. Моделювання роботи полімерних геліосистем ......……………….…..........… 54

2.6. Висновок до розділу 2 ......…………....…………………………...……............. 63

Розділ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІМЕРНИХ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ .............................................................................................................. 64

3.1. Фотометричний аналіз стільникових полікарбонатних пластиків ....….......... 64

3.2. Розробка конструкцій полімерних сонячних колекторів на основі стільникових полікарбонатних пластиків ...……........................………………….. 75

3.3. Результати експериментальних випробувань сонячних колекторів ...…......... 83

3.4. Результати чисельного моделювання роботи різних конструкцій сонячних колекторів …....……………………………………………………………..….....….. 98

3.5. Висновок до розділу 3 ......………………....………………...……………....... 101

Розділ 4 ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ В ГЕЛІОСИСТЕМАХ …...……………………………………………...………......... 104

4.1. Вплив фотометричних властивостей прозорої ізоляції на межі

ефективного розташування сонячних колекторів …...……….…………….......... 104

4.2. Оптимізація кута нахилу сонячного колектора до горизонту ….......…......... 106

4.3. Вплив азимутального кута на оптимальне розташування сонячного колектора........…………………………………………………………..……........... 113

4.4. Висновок до розділу 4 ...……….……………...….………………...…………. 115

Розділ 5 ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ........ 118

5.1. Розробки та результати впровадження .…........................................…........… 118

5.2. Висновок до розділу 5 ……....………….…...…………………………........… 124

ВИСНОВКИ ……...…………………………………………………………........… 125

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……...……………………………........... 128

ДОДАТКИ …………………………………..………………………………........… 146

ВСТУП

Актуальність теми. За умов дефіциту енергоресурсів в Україні та погіршення екологічної ситуації, максимальне використання поновлюваних джерел енергії є однією із пріоритетних завдань в енергозбереженні. Серед великого різноманіття поновлюваних джерел енергії сонячна енергія є однією із найбільш перспективних.

У даний час розповсюджені геліосистеми, основним елементом яких є плоский сонячний колектор (СК) з металевим абсорбером, який перетворює сонячне випромінювання в низькопотенційне тепло для гарячого водопостачання, опалення, кондиціювання повітря та інших технологічних потреб. Проте створення таких систем супроводжується недотриманням збалансованості по відношенню до їх вартості, ефективності та надійності. Це обумовлено рядом недоліків таких плоских СК: низька корозійна стійкість; складність у виготовленні; висока вартістю вихідних (як правило кольорових) металів; велика питома маса; низька ударна стійкість прозорої ізоляції.

Останнім часом виник інтерес до заміни металевих конструкцій плоского СК різними видами полімерних матеріалів. Термодинамічна ефективність існуючих полімерних СК дещо поступається плоским СК з металевим абсорбером.

Тож, рішення цих задач можливе шляхом підвищення ефективності геліосистем за рахунок удосконалювання конструкцій та продуктивності роботи полімерних СК. Використання таких СК дозволить вирішити ряд проблем, характерних для плоских СК з металевим абсорбером, знизити витрати на їх виготовлення, монтаж і обслуговування, підвищити термін надійної експлуатації. Однак, на даний момент впровадження таких систем вимагає рішення ряду завдань пов’язаних з теоретичним і експериментальним проробленням. Саме рішенню цих задач присвячена дана робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дана робота виконана у відповідності з Державною програмою енергозбереження України, програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та у рамках досліджень, проведених в ДВНЗ «УДХТУ» за темою: „Дослідження процесів горіння і тепломасообміну з метою економії енергоресурсів” (2006-2010 рр. номер державної реєстрації 0106U003721).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності геліосистем шляхом удосконалювання конструкцій та продуктивності роботи полімерних СК.

Для досягнення поставленої мети у роботі підлягають вирішенню наступні задачі:

– дослідити технічні та технологічні можливості застосування полімерних матеріалів у СК для підвищення їх енергетичної ефективності;

– розробити конструкції полімерних СК, які б за теплотехнічними характеристиками не поступалися традиційним СК;

– розробити математичну модель роботи полімерних СК, яка дозволяє з достатньою точністю описувати продуктивність СК у різних умовах роботи, і раціоналізувати конструкції СК на стадії проектування;

– розробити й створити універсальний теплогідравлічний випробувальний стенд для комплексних лабораторних випробувань різних типів СК і для апробації різних методик випробувань;

– експериментально випробувати розроблені конструкції полімерних СК для визначення їх теплотехнічних характеристик;

– розробити математичну модель для вибору оптимального розташування СК на місцевості.

Об’єкт дослідження – полімерні СК на основі стільникових полікарбонатних пластиків.

Предмет дослідження – процеси теплообміну та перетворення сонячної енергії у теплову в полімерних СК на основі стільникових полікарбонатних пластиків.

Методи дослідження. Експериментальні дослідження спектральних характеристик стільникових полікарбонатних пластиків проводилися фотометричними методами аналізу. Теоретичні дослідження процесів теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних СК проводилось шляхом математичного моделювання чисельними методами з використанням ПЕОМ. Експериментальні дослідження теплотехнічних характеристик полімерних СК виконувались на теплогідравлічних випробувальних стендах, які виготовлені на кафедрі енергетики ДВНЗ «УДХТУ». Експериментальні дослідження полімерних СК на основі стільникових полікарбонатних пластиків виконували із застосуванням стандартних вимірювальних приладів, а вивчення властивостей сорбційних теплоакумулювальних матеріалів із використанням фізико-хімічних методів дослідження: ІЧ-спектроскопія, метод ширококутового рентгенівського розсіювання ШКРР, метод диференційно-термічного аналізу ДТА.

Наукова новизна отриманих результатів.

Вперше отримані фотометричні характеристики стільникових полікарбонатних пластиків різної товщини (4–10 мм) та колірної гами (колірний тон яких складає діапазон 480-625 нм, а чистота кольору 1-53%), які показують високу пропускну здатність у видимому спектральному діапазоні (до 0,8) та низьку в інфрачервоному (ІЧ) спектральному діапазоні (до 0,03), за рахунок чого створюється тепличний ефект – пластики вільно пропускають сонячні промені, але є непрозорими для довгохвильового теплового випромінювання, що призводить до росту температури у середині СК.

Вперше, з урахуванням фотометричних властивостей прозорої ізоляції, отримано значення граничного кута нахилу СК до горизонту, який становить 28-34 для скла (в залежності від кількості прозорих покриттів та їхнього сорту) й 31 для полікарбонату. Це дозволяє удосконалити розрахунок оптимального кута нахилу СК до горизонту і підвищити ефективність роботи колекторів на 8-9 %. Показано, що при розташуванні СК під меншим кутом прозора ізоляція суттєво віддзеркалює пряме сонячне випромінювання.

Запропоновано з метою удосконалення експрес аналізу ефективності колекторів, зменшення похибки одержаних результатів та точного імітування реальних умов роботи СК використовувати імітатори сонячного випромінювання, вітру та термостатичну камеру, що забезпечує моделювання умов експлуатації СК наближених до реальних: температура навколишнього середовища, інтенсивність сонячного випромінювання, швидкість вітру.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблена адаптована математична модель процесів теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних СК, яка дозволяє із достатньою точністю описувати продуктивність СК у різних умовах роботи й раціоналізувати конструкції на стадії проектування у короткі терміни.

За результатами математичного моделювання роботи полімерних СК та фотометричних досліджень спектральних характеристик стільникових полікарбонатних пластиків виготовлені експериментальні зразки полімерних СК (патенти на корисну модель „Сонячний колектор”: № 41237А від 12.05.2009, № 53852А від 25.10.2010, № 53853А від 25.10.2010 та № 53855А від 25.10.2010), що пройшли промислову апробацію.

Розроблено теплогідравлічний стенд для лабораторних випробувань різних типів СК (патент на корисну модель „Теплогідравлічний випробувальний стенд” № 55715А від 27.12.2010), який дозволяє визначати теплотехнічні характеристики СК з допустимою похибкою вимірювань у короткі терміни незалежно від метеорологічних умов та проводити апробацію різних методик випробувань.

Вперше, визначено теплотехнічні параметри розроблених конструкцій полімерних СК та сформульовано комплекс рекомендацій щодо області їх використання. Оптичний ККД розроблених конструкцій знаходиться у діапазоні від 0,86 до 0,59, а приведений коефіцієнт теплових втрат від 0,75 до 8,65 Вт/(м2К).

Результати експериментальних та теоретичних досліджень розроблених полімерних СК на основі стільникових полікарбонатних пластиків дозволили впровадити данні енергетичні системи різної потужності й конфігурації на низці промислових об’єктів: ПАТ „Дніпропетровський трубний завод”, ПАТ „Дніпрометиз” та ПП ПФ „Континент”.

Особистий внесок здобувача. Експериментальні дослідження, подані в дисертаційній роботі, виконані при особистій участі автора разом зі співробітниками ДВНЗ „УДХТУ”. Теоретичні дослідження виконані автором самостійно. У наукових працях автора, які виконані разом зі співавторами, його особистий внесок полягає: у проведенні досліджень фотометричних характеристик стільникових полікарбонатних пластиків різної товщини, колірної гами та аналізу отриманих даних [1-8]; у розробці математичних моделей роботи полімерних СК, а також математичної моделі для вибору оптимального розташування СК на місцевості, здійсненні досліджень і аналізу отриманих результатів [4-5,9-13]; розробці й створенні теплогідравлічного іспитового стенда для комплексних лабораторних випробувань різних типів СК [14] та розробці конструкцій полімерних СК й участі в їх створенні [15-18], здійсненні експериментальних досліджень, обробці та аналізу їх результатів [4-5,9,13]; в приготуванні зразків, проведенні синтезу та досліджень сорбційних теплоакумулювальних матеріалів у складі конструкцій енергетичних комплексів поглинання, трансформації та акумулювання [19-22].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були повідомлені та обговорені на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: „Теплотехника и энергетика в металлургии”, Дніпропетровськ (Україна), 2008, 7-9 жовтня; „Полимерные композиты: методы получения, свойства, применение”, Дніпропетровськ (Україна), 2010, 15-19 березня; „Трансфер технологій: від ідеї до прибутку”, Дніпропетровськ (Україна), 2010, 27-29 квітня; „Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток”, Київ (Україна), 2010, 12-15 травня; „Удосконалювання процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв”, Одеса (Україна), 2010, 6-10 вересня; „Полімери спеціального призначення”, Дніпропетровськ (Україна), 2010, 20-23 вересня; „ВМС-2010”, Київ (Україна), 2010, 18-21 жовтня; „Теплотехника и энергетика в металлургии”, Дніпропетровськ (Україна), 2011, 4-6 жовтня.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 22 друкованих працях: 6 – у спеціалізованих журналах, 3 – у збірниках наукових праць, 8 – у матеріалах і працях наукових конференцій, 5 – патенти на корисну модель. З них 9 – у виданнях, які входять у перелік ДАК МОНмолодьспорту України.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Матеріал роботи викладений на 127 сторінках машинописного тексту, включає 10 таблиць, 47 рисунка, 13 додатків. Список використаних джерел становить 149 найменувань.

- висновки

У дисертації вирішено важливу науково-технічну задачу підвищення ефективності енергетичних систем використання сонячного випромінювання шляхом удосконалювання конструкцій та продуктивності роботи полімерних колекторів.

Основні результати роботи полягають у наступному:

1. Огляд літератури з проблематики дослідження дозволив зробити висновок, що масштабне використання сонячного випромінювання можливе за умов створення новітніх геліосистем, з терміном окупності на рівні 1-2 роки, створених на основі доступних матеріалів та здатних ефективно працювати незалежно від метеорологічних умов. Виконання цих вимог можливе за рахунок створення полімерних СК, які б працювали з пристроями акумулювання. Це дасть можливість підвищити ефективність енергетичних систем використання сонячного випромінювання та створити нові ефективні теплотехнічні апарати та установки.

2. Фотометричними методами аналізу стільникових полікарбонатних пластиків встановлено, що прозорі, сині та блакитні стільникові полікарбонатні пластики (колірного тону 572, 480 та 496 нм з чистотою кольору відповідно 3, 16 та 27%) можуть бути ефективно використані в ролі прозорої ізоляції СК з високим коефіцієнтом пропускання від 0,7 до 0,85 у діапазоні сонячного спектру, та є практично непрозорими у ІЧ діапазоні випромінювання, тобто створюють необхідний „тепличний ефект” у СК. На основі забарвлених пластиків, зокрема, червоного та чорного, колірний тон яких складає 625 та 588 нм, а чистота кольору 38 та 18%, можливо створювати абсорбери СК, з високим коефіцієнтом поглинання у видимому діапазоні (від 0,71 до 0,75), причому стільникова структура передбачає умови для циркуляції теплоносія.

3. З використанням математичного моделювання, на основі аналізу впливу зовнішніх факторів та технічних умов експлуатації, розроблені СК на основі стільникових полікарбонатних пластиків для сезонних та цілорічних геліосистем, які захищені патентами України на корисну модель („Сонячний колектор” № 41237; „Сонячний колектор” № 53852; „Сонячний колектор” № 53853; „Сонячний колектор” № 53855). Розроблені конструкції відрізняються кількістю шарів прозорої ізоляції, товщиною повітряного прошарку між прозорою ізоляцією та абсорбером, наявністю різних типів поглиначів на основі вуглецевої стрічки, активованого вугілля та власне стільникових полікарбонатний пластиків різного кольору. Так, для сезонних геліосистеми, які працюють у літній період, доцільно використовувати СК типів ПСК-АВ2-1, ПСК-СТ10-ЧВ з оптичним ККД F'τα=0,63-0,86 та з приведеними тепловими втратами F'UL= 4,99-8,78 Вт/(м2К). Для сезонних геліосистеми, які працюють у зимовий період – ПСК-ВС2-3, ПСК-АВ2-3 з оптичним ККД F'τα=0,56-0,59 та з приведеними тепловими втратами F'UL=0,74-1,05 Вт/(м2К). Для цілорічних геліосистем – ПСК-АВ1-2, ПСК-ВС2-2 й ПСК-ВС1-2 з оптичним ККД F'τα=0,73-0,76 та з приведеними тепловими втратами F'UL=4,11-5,33 Вт/(м2К).

4. Для аналізу та порівняння теплотехнічних характеристик СК розроблений експериментальний теплогідравлічний випробувальний стенд для комплексних лабораторних випробувань різних типів СК (патент на корисну модель „Теплогідравлічний випробувальний стенд” № 55715), який дозволяє визначати теплотехнічні характеристики СК, проводити їхню сертифікацію, паспортизацію та апробацію різних методик випробувань, незалежно від метеорологічних умов.

5. Розроблена адаптована математична модель процесів теплообміну та перетворення сонячного випромінювання у теплову енергію в полімерних СК, яка дозволяє із достатньою точністю описувати продуктивність СК у різних умовах роботи й раціоналізувати конструкції на стадії проектування у короткі терміни.

6. На основі фотометричних властивостей СК та руху Сонця, розрахунковим шляхом розроблений алгоритм оптимального розташування СК на місцевості. Отримана розрахункова формула μ=a+b⋅ϕ, де φ – широта місцевості, град; a і b – показники апроксимації, значення яких різняться для різних умов роботи геліосистеми, яка дозволяє визначити оптимальний кут нахилу СК до горизонту в залежності від призначення геліоустановки. Відмінність реалізованого підходу полягає в тому, що оптимальний кут нахилу СК до горизонту не повинен бути менший за граничний кут нахилу СК до горизонту, який враховує фотометричні властивості прозорої ізоляції та кількість шарів прозорої ізоляції (для прозорої ізоляції зі скла не менше за кут 28-340, а із полікарбонату – не менше за 31º.

З використанням математичного моделювання встановлено допустиме відхилення від південної орієнтації СК в залежності від призначення геліоустановки з урахуванням фотометричних властивостей прозорої ізоляції. Для сезонних геліосистем, які працюють в осінньо-зимовий період на території України, це відхилення становить (190-250), а для літнього періоду – (280-480). Зі зростанням широти місцевості, у літній період, значення граничного азимутального кута, який дозволяє відхилятися від південної орієнтації СК без значної зміни теплопродуктивності, суттєво знижується.

Оптимальний кут нахилу СК розрахований з уточненням по фотометричним властивостям прозорої ізоляції дозволяє підвищити ККД СК приблизно на 8-9 %.

7. Високу ефективність перетворення сонячного випромінювання у низькопотенційне тепло полімерними СК ПСК-АВ1-2, ПСК-ВС2-2 та ПСК-АВ2-3 підтверджено промисловою апробацією на ряді підприемст: ПАТ „Дніпропетровський трубний завод”, ПАТ „Дніпрометиз” та ПП ПФ „Континент”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Сонячні колектори на основі стільникових полікарбонатних пластиків [Текст] / М.П. Сухий, Я.М. Козлов, К.М. Сухий та ін. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2009. – № 1. – С. 146–149.

- Використання полікарбонатних пластиків в якості конструктивних елементів сонячних колекторів [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Композитные материалы: Междунар. научн.-техн. сб. – Днепропетровск: ДГАУ, 2010. – Т. 4, № 1. – С. 135-138.

- Фотометричні дослідження стільникових полікарбонатних пластиків з метою їх ефективного використання в якості конструктивних елементів сонячних колекторів [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Металлургическая теплотехника: Сб. научн. трудов Национальной металлургической академии Украины – 2010. – Вып. 2(17) – С. 113-123.

- Козлов, Я.М. Нові конструкції плоских сонячних колекторів на основі стільникових полікарбонатних пластиків [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий // Науковий вісник Національного гірничого університету – 2010. – № 6. – С. 91-96.

- Козлов, Я.М. Стільникові полікарбонатні пластики – основний конструктивний елемент полімерного сонячного колектора [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий // Наукові праці ОНАХТ Сер. Технічні науки. – 2010. – Вип. 37. – С. 230-236.

- Сухой, М.П. Солнечные коллекторы на основе сотовых поликарбонатных пластиков [Текст] / М.П. Сухой, Я.Н. Козлов, Е.М. Прокопенко // Теплотехника и энергетика в металлургии: XV Междунар. конф., 7-9 октября 2008 г.: труды. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – С. 222 -223.

- Козлов, Я.М. Фотометричні характеристики полімерних сонячних колекторів на основі стільникових полікарбонатних пластиків [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: І міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і мол. учених, 27-29 квітня 2010 р.: матеріали конф. в 2 Т. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – Т. 1. – С. 62-64.

- Козлов, Я.М. Фотометричні характеристики полімерних сонячних колекторів на основі стільникових полікарбонатних пластиків [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий // Полімери спеціального призначення: тези допов. VІ українсько-польскої наук.-практ. конф. (20-23 вересня 2010 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2010. – С. 113-114.

- Перспективи розвитку сонячної енергетики з використанням полімерних колекторів [Текст] / М.П. Сухий, Я.М. Козлов, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Вопр. химии и хим. технологии. – 2009. – № 4. – С. 243–254.

- Оптимізація розташування сонячних колекторів [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий, М.В. Бурмістр // Вопр. химии и хим. технологии. – 2010. – № 3. – С. 187-193.

- Козлов, Я.М. Оптимізація розташування сонячних колекторів в геліосистемах [Текст] / Я.М. Козлов, М.П. Сухий, К.М. Сухий // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 2/10 (44). – С. 58-64.

- Сухий, М.П. Оптимізація розташування сонячних колекторів з метою підвищення ККД геліосистем [Текст] / М.П. Сухий, Я.М. Козлов, К.М. Сухий // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і сталий розвиток: Тези допов. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12-15 травня 2010 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 107-108.

- Енергетична ефективність полімерних сонячних колекторів на основі стільникових полікарбонатних пластиків [Текст] // М.П. Сухой, Я.Н. Козлов, К.М. Сухий, Е.М. Прокопенко // Теплотехника и энергетика в металлургии: XVI Междунар. конф., 4-6 октября 2011 г.: труды. – Днепропетровск: Новая идеология, 2011. – С. 192-193.

- Пат. 55715 А Україна, МПК F24J 2/24 (2006.01). Теплогідравлічний випробувальний стенд [Текст] / Сухий М.П., Козлов Я.Н., Сухий К.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” - № u201006369; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, бюл. № 24 – 6 c.

- Пат. 41237 А Україна, МПК  F24J 2/06. Cонячний колектор [Текст] / Сухий М.П., Козлов Я.Н., Сухий К.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” - № u200814843; заявл. 23.12.2008; опубл. 12.05.2009, бюл. № 9 – 4 c.

- Пат. 53852 А Україна, МПК  F24J 2/00, F24J 2/04, F24J 2/06. Cонячний колектор [Текст] / Сухий М.П., Козлов Я.Н., Сухий К.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” - № u201002818; заявл. 12.03.2010; опубл. 25.10.2010, бюл. № 20 – 4 c.

- Пат. 53853 А Україна, МПК  F24J 2/00, F24J 2/04, F24J 2/06. Cонячний колектор [Текст] / Сухий М.П., Козлов Я.Н., Сухий К.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” - № u201002819; заявл. 12.03.2010; опубл. 25.10.2010, бюл. № 20 – 6 c.

- Пат. 53855 А Україна, МПК  F24J 2/00, F24J 2/04, F24J 2/06. Cонячний колектор [Текст] / Сухий М.П., Козлов Я.Н., Сухий К.М. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” - № u201002823; заявл. 12.03.2010; опубл. 25.10.2010, бюл. № 20 – 4 c.

- Влияние состава и условий синтеза золь-гель силикофосфатных ионенсодержащих нанокомпозитов на особенности их структуры и протонной проводимости [Текст] / К.М. Сухой, О.А. Шилова, Ю.П. Гомза и др. // Вопр. химии и хим. технологии. – 2010. – № 4. – С. 64-68.

- Синтез и свойства осажденных силикагелей для создания теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом [Текст] / К.М. Сухий, М.В. Бурмистр, Я.Н. Козлов и др. // Полімери спеціального призначення: Тези допов. VІ українсько-польскої наук.-практ. конф. (20-23 вересня 2010 р.). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2010. – С. 96-97.

- Осажденные силикагели для создания теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом [Текст] / К.М. Сухой, М.В. Бурмистр, Я.Н. Козлов, М.П. Сухой // «ВМС-2010»: Матеріали XII української наук.-практ. з високомолекулярних сполук (Київ, 18-21 жовтня 2010 р.). – К.: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 2010.  с. 152.

- Особенности структуры и протонной проводимости силикофосфатных ионенсодержащих нанокомпозитов [Текст] / К.М. Сухой, Ю.П. Гомза, О.А. Шилова и др. // «ВМС-2010»: Матеріали XII української наук.-практ. з високомолекулярних сполук (Київ, 18-21 жовтня 2010 р.). – К.: Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, 2010.  с. 153.

- Вошланин В.В. О класификации и терминологии нетрадиционных источников гидравлической энергии [Текст] / В.В. Вошланин // Гидротехническое строительство. – 2001.– № 2. – С. 52-56.

- Голицын М.В. Альтернативные энергоносители [Текст] / М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.В. Пронина. – М.: Наука, 2004. – 159 с.

- Коробко Б.П. Енергетика та сталий розвиток [Текст] : Інформаційний посібник для українських ЗМІ / Б.П. Коробко. – Київ.: ВЕГО «МАМА-86», 2007 – 40 с.

- Экология энергетики [Текст]: Учеб. Пособие / под ред. В.Я. Путилова. – М.: МЭИ, 2003. – 394 с.

- Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки [Текст] / Н.В. Харченко. – М.:Энергоатомиздат,1991. – 208 с.

- Даффи Дж. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии [Текст] / Дж. Даффи, У. Бекман. – М.: Мир, 1977. – 354 с.

- Сабади П.Р. Солнечный дом [Текст] / П.Р. Сабади; пер. с англ. Н.Б. Гладковой. – М.: Стройиздат, 1981. – 113 с.

- Мак-Вейг Д. Применение солнечной энергии [Текст] / Д. Мак-Вейг; пер. с англ. под ред. В.В. Тарнижевского. – М.: Энергоиздат, 1981. – 216 с.

- Твайделл Дж. Возобновляемые источники энергии [Текст] / Дж. Твайделл, А. Уэйр ; пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат. 1990. – 392 с.

- Дверняков В.С. Солнце - жизнь, энергия [Текст] / В.С. Дверняков. – К.: Наукова думка, 1986. – 112 с.

- Кондратьев К.Я. Актинометрия [Текст] / К.Я. Кондратьев. – Л.: Гидрометеоиздат,1965. – 692 с.

- Ляшков В.И. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : учеб. пособие / В.И. Ляшков, С.Н. Кузьмин. – Тамбов: Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 96 с.

- Танака C. Жилые дома с автономным солнечным тепло хладоснабжением [Текст] : пер. с яп. / C. Танака, Р. Суда ; пер. с яп. под. ред. М.М. Колтуна, Г.А. Гухман. – М.: Стройиздат,1989. – 184 с.

- Теплові розрахунки геліосистем [Текст] : моногр. / В.Ю. Сиворакша, В.П. Марков, Б.Е. Петров та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003 – 132 с.

- Валов М.И. Использование энергии в системах теплоснабжения [Текст] : моногр. / М.И. Валов, Б.И. Казанджан. – М.: Изд-во МЭИ, 1991. – 140 с.

- Солнечная энергетика в Крыму [Текст] : метод. пособие для специалистов и всех интересующихся проблемами использования солнечной энергии / под. ред. В.А. Бокова, В.У. Стоянова. – Киев-Симферополь: Фонд Восточная Европа, Творческий союз научных и инженерных объединений (обществ) Крыма, 2008. – 201 с.

- Системы солнечного тепло- и хладоснабжения [Текст] / Р.Р. Авезов, М.А. Барский-Зорин, И.М. Васильева и др.; под. ред. Э.В. Сарнацкого и С.А. Чистовича. – М.: Стройиздат, 1990. – 328 с.

- Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения [Текст] / В.М. Фокин. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 240 с.

- Бекман У. Расчет систем солнечного теплоснабжения [Текст] : пер. с англ. / У. Бекман, С. Клейн, Д. Даффи. – М.: Энергоиздат, 1982. – 80 с.

- Казанджан Б.И. Современные системы солнечного теплоснабжения [Текст] / Б.И. Казанджан // Энергия. – 2005.– №12. – С. 10-18.

- Колтун М.М. Селективно оптические поверхности преобразователей солнечной энергии [Текст] / М.М. Колтун. – М.: Наука, 1979. – 215 с.

- Преобразование солнечной энергии. Вопросы физики твердого тела [Текст] : пер. с англ. / под. ред. Б. Серафина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 320 с.

- Трошкина Г.Н. Математическое моделирование процессов теплообмена в системе «солнечный коллектор-аккумулятор тепла» [Текст] : дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / Г.Н. Трошкина. – Барнаул, 2006. – 193 с.

- Колтун М.М. Солнечные элементы [Текст] / М.М. Колтун. – М.: Наука, 1987. – 248 с.

- Щеклеин А.В. Некоторые эксплуатационные характеристики селективной прозрачной изоляции [Текст] / А.В. Шеклеин, Н.Б. Рекант // Гелиотехника. – 1971. – № 3. – С. 48-52.

- Коломиец Ю.Г. Сравнение эффективности использования плоских и вакуумированных солнечных коллекторов для нагрева воды [Текст] : материалы научной молодежной школы / Ю.Г. Коломиец, О.С. Попель, С.Е. Фрид // Возобновляемые источники энергии. – М.: Геогр. ф-т МГУ. – 2006. – С. 38-42.

- Сравнительный анализ показателей конструкций солнечных коллекторов зарубежного и отечественного производства. Новые технические решения [Текст] / О.С. Попель, С.Е. Фрид, В.Н. Щегов и др. // Теплоэнергетика. – 2006. – №3. – С. 11-16.

- Селихов Ю.А. Оценка эффективности теплоэнергетического преобразования солнечных коллекторов [Текст] / Ю.А. Селихов, В.А. Коцаренко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 1. – С. 8 -12.

- Бутузов В.А. Проектирование систем солнечного горячего водоснабжения. Анализ российского опыта и нормативных документов [Электронный ресурс] / В.А. Бутузов // Электронный журнал энергосервисной компании “Экологические системы”. – Электрон. журн. – 2009. – №1. – Режим доступа : \www/ URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2009_1/art221.htm. – Загл. с экрана.

- Бутузов В.А. Опыт проектирования и эксплуатации гелиоустановок горячего водоснабжения в Краснодарском крае [Текст] : информационный бюллетень / В.А. Бутузов // Теплоэнергоэффективные технологии. – 2000. – № 2. – С. 17-21.

- Бутузов В.А. Гелиоустановки горячего водоснабжения: расчеты, конструкции солнечных коллекторов, экономическая и энергетическая целесообразность [Электронный ресурс] / В.А. Бутузов, А.А. Лычагин // Электронный журнал энергосервисной компании “Экологические системы”. – Электрон. журн. – 2002. – №5. – Режим доступа : \www/ URL: http://escoecosys.narod.ru/journal/journal85.htm. – Загл. с экрана.

- Маляренко В.А. Тепловые трубы в энергоустановках возобновляемой энергии [Текст] / В.А. Маляренко, А.И. Яковлев // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2007. – №5. – С. 14-21.

- Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии [Текст] / Л.Л. Васильев, Л.П. Гранович, Д.К. Хрусталев. – Минск: Наука и техника, 1988. – 152 с.

- Безродный М.К. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах [Текст] : Монография / М.К. Безродный, И.Л. Пиоро, Т.О. Костюк. – К.: Факт, 2003. – 480 с.

- Исследования по использованию солнечной энергии [Текст] / под ред. Ф. Даниэльса, Д. Даффи ; пер. с англ. Б.А. Гарфа. – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1957. – 303 с.

- Солнечные электрические станции [Текст]. Т.1. Сер. «Гелиоэнергетика» / Р.Б. Ахмедов, И.В. Баум, В.А. Пожарнов, В.М. Чаховский. – М.: ВИНИТИ, 1986. – 120 с.

- Солнечные коллекторы: сравнение показателей конструкций зарубежных и отечественных производителей и разработка новых технических решений [Текст] / М.Ж. Сулийманов, Ю.Г. Коломиец, И.В. Прокопченко и др. // Возобновляемая энергетика. Проблемы и перспективы ; сб. докладов междунар. конф. (Махачкала, 19-22 сентября 2005). – Махачкала, 2005. – С. 337-344.

- Сулийманов М.Ж. Экспериментальное исследование теплотехнических характеристик солнечных коллекторов и водонагревательных установок [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.14.01 / М.Ж. Сулейманов; [Объединенный институт высоких температур РАН]. – М., 2007. – 26 с.

- Производство солнечных установок [Электронный ресурс] : Коллектора солнечной энергии / ООО ТПК "АФРОС". – Режим доступа : \www/ URL: http://www.afros.com.ua/proizvodstvo.php  – Загл. с экрана.

- Технические характеристики гелиоколлекторов, выпускаемых Крымской тепловой компанией [Электронный ресурс] / ООО „Крымская тепловая компания”. – Режим доступа : \www/ URL: http://www.sevktk.com/kms_catalog+stat+cat_id-5+nums-11.html. – Загл. с экрана.

- Основные параметры коллекторов SintSolar [Электронный ресурс] : плоские солнечніе коллектора SintSolar / ООО ПКК "Синтэк". – Режим доступа : \www/ URL: http://www.sintsolar.com.ua. – Загл. с экрана.

- Солнечные коллекторы [Электронный ресурс] // Электронный журнал Отопление. Водоснабжение. Вентиляция. Кондиционеры. – Электрон. журн. – 2009. – №3. – Режим доступа : \www/ URL: http://www.truba.ua/art_/ru_4_34 – Загл. с экрана.

- Пат. 2224188 RU МПК 7 F 24 J 2/04 Солнечный коллектор [Текст] / Казанджан Б.И., Масс А.М., Дьячишин А.С. (Россия) ; заявитель и патентообладатель закрытое акционерное общество "АЛЬТЭН". – № 2003110454/06; заявл.14.04.2003; опубл. 20.02.2004. – 16 c.

- Пат. 74523 Україна, МКИ  F 24 J 2/00. Плоский сонячний метало-полімерний колектор [Текст] / Горін А.М., Філіпцов С.М., Дорошенко О.В., Глауберман М.А. (Україна) ; заявник та патентовласник Одеська державна академія холоду ЗАТ „Донецький інститут холодильної техніки”. – №  a200508027; заявл. 15.08.2005; опубл. 15.12.2005 – 5 c.

- Конструкционные особенности увеличения эффективности работы гелиоустановок [Текст] / Ю.А. Селихов, В.Е. Ведь, С.И. Бухкало, В.М. Костин // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 3. – С.70-75.

- Пат. № 45263 А Україна, МКИ  F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А., Воробйов В.М., Дюжев В.Г., Бухкало С.І. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А., Воробйов В.М. – № 2001085677; заявл. 09.08.2001; опубл. 15.03.2002, Бюл. № 3. – 4 c.

- Пат. № 45263 Україна, МКИ  F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А., Воробйов В.М., Дюжев В.Г., Бухкало С.І. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А., Воробйов В.М. – № 2001085677; заявл. 09.08.2001; опубл. 15.11.2004, Бюл. №11. – 4 c.

- Воробьев В.М. Использование полимерных материалов в солнечной энергетике [Текст] / В.М. Воробьев, Ю.А. Селихов, С.И. Бухкало // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 6. – С. 31-34.

- Абуев И.М. Выбор материалов для солнечных коллекторов / И.М. Абуев, Б.В. Тарнижевский // Гелиотехника. – 1990. –№ 5. – С. 12-17.

- Пат. № 64199 А Україна, МКИ  F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А., Воробйов В.М., Селіхова Н.В. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А., Воробйов В.М., Селіхова Н.В. – № 2003032324; заявл. 18.03.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. – 4 c.

- Пат. № 64200 А Україна, МКИ  F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А., Селіхова Н.В., Селіхова Л.Ю. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А., Селіхова Н.В., Селіхова Л.Ю. – № 2003032325; заявл. 18.03.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. №2. – 4 c.

- Пат. № 64201 А Україна,  МКИ  F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А., Селіхова Н.В., Селіхова Л.Ю. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А., Селіхова Н.В., Селіхова Л.Ю. – № 2003032326 ; заявл. 18.03.2003; опубл. 16.02.2004, Бюл. №2. – 4 c.

- Пат. № 75178 Україна, МКИ F 24 J 2/22 Геліоводонагрівник [Текст] / Селіхов Ю.А. (Україна) ; заявник та патентовласник Селіхов Ю.А. – № 2004021010; заявл. 12.02.2004; опубл. 15.03.2006, Бюл. №3. – 8 c.

- Rekstad. J. Solar Collectors in plastic materials from Norway [Text] / J. Rekstad // SolarNor AS and General Electric Plastics. – 1997. – P. 1-9.

- Nielsen J.E. “Duct Plate” Solar Collectors in plastic materials [Text] / J.E. Nielsen, E. Bezzel // Solar Energy Laboratory, Danish Technological Institute : International conference on solar energy at high latitudes. – 1997. – No.7. – P. 571-579.

- Пат. 74521 Україна, МПК 7 F 24 J 2/00 Полимерный солнечный коллектор [Текст] / Горін А.М., Філіпцов С.М., Дорошенко О.В., Глауберман М.А. Гликсон А.Л. (Україна) ; заявник та патентовласник ЗАТ „Донецький інститут холодильної техніки” та Навчально-науково-виробничий центр при одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова. – №  a200507855; заявл. 08.08.2005; опубл. 15.12.2005 – 5 c.

- Пат. 41629 А Україна, МКИ 7 F 24 J 2/00. Cонячний колектор [Текст] / О.В. Дорошенко, М.М. Концов (Україна) ; заявник та патентовласник О.В. Дорошенко, М.М. Концов. – № 2000116598; заявл. 22.11.2000; опубл. 17.09.01, Бюл. № 8. – 5 c.

- Дорошенко А.В. Солнечные плоские коллекторы из полимерных материалов [Текст] / А.В. Дорошенко, М.А. Глауберман, Э.Т. Роговская // Физика аэродисперсных систем: Межведомственный научн. сб. – Одесса: Астропринт, 2005. – вып. 42. – С. 32-46.

- Концов М.М. Сравнительный анализ полимерного и традиционного солнечных коллекторов [Текст] / М.М. Концов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С. 11-15.

- Зоколей С. Солнечная энергия и строительство [Текст] : пер. с англ. / С. Зоколей; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Малевского. – М.: Стойиздат, 1979. – 209 с.

- Стандарт Израиля. Солнечные водонагреватили: плоские коллекторы [Текст]: Sl 579. Часть 1. – Телль-Авив: Ин-т станд., 1990. – 15 с.

- ГОСТ Р 51595-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Общие технические условия. [Текст]. – Введ. 2001-01-01. – Изд. офиц. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. – 6 с.

- Weisc W. Come in from the cold? The solar thermal market in Europe [Text] / W. Weisc // Renewable Energy World. – 2002. – Vol. 5, No.4. – Р. 91-97.

- ДСТУ 4034-2001 (ГОСТ 30757-2001) Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні плоскі. Методи випробування [Текст]. – Надано чинності 2002-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 35 с.

- ДСТУ EN 12975-1:2001 Системы тепловые солнечные и их компоненты. Коллекторы солнечные. Часть 1. Общие технические требования [Текст]. – Введ. 2003-01-01. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2003. – 18с.

- ДСТУ ISO 9459-1:2005  Обогрев солнечный. Бытовые системы подогрева воды. Часть 1. Определение номинальных рабочих характеристик при испытаниях в закрытом помещении [Текст]. – Введ. 2007-09-01. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2007. – 38 с.

- ДСТУ ISO 9459-3:2005 Обогрев солнечный. Бытовые системы подогрева воды. Часть 3. Определение рабочих характеристик систем солнечного обогрева с дополнительными системами [Текст]. – Введ. 2007-07-01. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2007. – 26 с.

- ГОСТ 28310-89. Коллекторы солнечные. Общие технические условия [Текст]. – Введ. 1990-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 16 с.

- Абуев И.М. Выбор материалов для солнечных коллекторов [Текст] / И.М. Абуев, Б.В. Тарнижевский // Гелиотехника. – 1990. – № 5 – С. 12-17.

- Влияние конструкции тепловоспринимающего элемента на эффективность работы гелиоколлектора [Текст] / В.Е. Сиворакша, К.Е. Золотько, В.Л. Марков, Б.Е. Петров // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 2. – С. 70-73.

- Андерсон Б. Солнечная энергия (Основы строительного проектирования) [Текст] / Б. Андерсон. – М.: Строийиздат, 1982. – 372 с.

- Фрид С.Е. Исследование эффективности солнечных коллекторов и водонагревательных установок и разработка методических основ их тепловых испытаний [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.14.01 / С.Е. Фрид. – М., 2002. – 152 с.

- Фрид С.Е. Методы тепловых испытаний солнечных коллекторов [Текст] / С.Е. Фрид. – М.: ИВТАН АН СССР, 1988. – 56 с. – (Препринт / АН СССР, ИВТАН, № 3-248, 1988).

- Standard USA. NBSIR 74-635. Method of testing for rating solar collectors based on thermal performance [Text]. – Washington DS: National Bureau of Standards, 1974. – P. 60.

- ASHRAE Standard 93-77. Method of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors [Text]. – New York: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, 1977. – P. 1-34.

- ASHRAE Standard 96-80. Method of Testing to Determine the Thermal Performance of Unglazed flat-plate liquid-type Solar Collectors [Text]. – New York:, ASHRAE : American Soc.of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, 1980. – 35 p.

- Australian Standard 2535-1982. Glazed Flat-Plate Solar Collectors with Water as the Heat-Transfer Fluid-Method for Testing Thermal Performance [Text]. – North Sydney, NSW: Standards Association of Australian, standards House, 1982. – 44 p.

- ASHRAE Standard ANSI/ASHRAE 93-1986 (RA91). Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collectors [Text]. – Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 1991. – 41 p.

- ASHRAE Standard 93-2010. Methods of testing to determine the thermal performance of solar collectors [Text]. – Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, 2010. – 42 p.

- Smith C.C. Design application of the Hottel-Whillier-Bliss equation [Text] / C.C. Smith, T.A. Weiss // Solar Energy. – 1977. – Vol. 19, No. 2. – P. 109-113.

- Hill J.E. A method of testing for rating solar collectors based on thermal performance [Text] / J.E. Hill, E.R. Streed // Solar Energy. – 1976. – V.18, No. 5. – P. 421-429.

- International standard ISO 9806- 1:1994. Test methods for solar collectors – Part 1: Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop [Text]. – coming into force 1994-12-01. – Genève: ISO Central Secretariat, 1994. – P. 60.

- International standard ISO 9806- 2:1995. Test methods for solar collectors – Part 2: Qualification test procedures [Text]. – coming into force 1995-08-15. – Genève: ISO Central Secretariat, 1995. – P. 48.

- Standard AS/NZS 2535.1:2007. Test methods for solar collectors. Part 1, Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop [Text]. – Sydney, NSW : Standards Australia ; Wellington [N.Z.] : Standards New Zealand, 2007. – Р. 72.

- ДСТУ ISO 9806-1:2005  Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 1. Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем [Текст]. – Введ. 2008-01-01. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2005. – 60 с.

- ДСТУ ISO 9806-2:2005  Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 2. Процедуры квалификационных испытаний [Текст]. – Введ. 2008-01-01. – К.: Госпотребстандарт Украины, 2005. – 40 с.

- AS 2535-1986. Solar collectors with liquid as the heat-transfer fluid – Method for testing thermal performance [Text]. – coming into force 1986-01-01. –  Sydney, NSW : Standards Australia. 1986. – Р. 17.

- DIN 4757-4. Solar Heating Plants; Solar Collectors, Determination Of Efficiency, Heat Capacity And Pressure Drop [Text]. – coming into force 1982-07-01. –  W. Berlin: Beuth Verlag. 1982. – Р. 22.

- Аверкиев М.С. Метеорология [Текст] : в 2 т. Т. 1 / М.С. Аверкиев. – М.: Изд-во МГУ,1951. – 166 с.

- Сивков С.И. Методы расчета характеристик солнечной радиации [Текст] / С.И. Сивков. – Л.: Гидрометеоиздат,1968. – 232 с.

- Янишевский Ю.Д. Актинометрические приборы и методы наблюдений [Текст] / Ю.Д. Янишевский. – Л.: Гидрометеоиздат,1957 – 415 с.

- Справочник по климату СССР [Текст]. В 34 вып. Вып. 10: Украинская ССР. В 5 ч. Ч 1: Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние / Под. ред. В.И. Гришко, Л.И. Мисюра. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 124 с.

- Климат Кишинева [Текст] / ред. В. Н. Бабиченко, ред. Т.Г. Шевкун. – Л. : Гидрометеоиздат, 1982. – 167 с.

- Климат Днепропетровска [Текст] / Украинский региональный научно-исследовательский институт ; ред. В.Н. Бабиченко. - Л. : Гидрометеоиздат, 1982. - 232 с.

- Климатический справочник Западной Европы [Текст] / Государственный Комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды ; под. ред. А. Н. Лебедева, И. С. Борушка, А. Ю. Егорова. - Л. : Гидрометеоиздат, 1979. - 678 с.

- NASA Surface meteorology and Solar Energy [Электронный ресурс] / A renewable energy resource web site (release 6.0). – Режим доступа : \www/ URL: http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030. – Загл. с экрана.

- PVGIS Solar Irradiance Data [Электронный ресурс] / European Сommission. Joint Research Centre Institute for Energy and Transport. European Solar Test Installation. - Режим доступа : \www/ URL: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radd...&map=europe. – Загл. с экрана.

- Quaschning V. Datenbanken fϋr Solarstralung [Text] / V. Quaschning // Sonne Wind & Wärme. – 2001. – № 8. – S. 39-41.

- Šúri M. Solar Resource data and tools for an assessment of photovoltaic systems [Text] / M. Šúri // Status Report 2006. European Commission. DG Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustaiability, Renewable Energies Unit. –2007. – P. 96-102.

- BS 6757:1986. Methods of test for thermal performance of solar collectors [Text]. – coming into force 1986-01-01. – London, UK: British Standards Institution. 1986. – Р. 28.

- Методика определения тепловых характеристик солнечных коллекторов в лабораторных условиях [Текст] / Ю.Н. Малевский, Ю.Л. Мышко, С.И. Смирнов, Б.В. Тарнижевский. // Гелиотехника. – 1980. – № 4. – С. 50-54.

- Amer E.H. Transient test methods for flat-plate collectors: Review and experimental evaluation [Text] / E.H. Amer, J.K. Nayak, G.K. Sharma / Solar Energy. – 1997. – Vol. 60, No. 5. – P. 229-243.

- Gillett W.B. Solar Collector Testing in the European Community [Text] / W.B. Gillett, E. Aranovitch, J.E. Moon // International Journal of Solar Energy. – 1982. – Vol. 1, No. 5. – P. 317-341.

- Perers B. Dynamic method for solar collector array testing and evaluation with standard database and simulation programs [Text] / B. Perers // Solar Energy. – 1993. – Vol. 50, No. 6. – P. 517-526.

- Souproun A.V. Dynamic method of solar collector testing [Text] / A.V. Souproun // J. Solar Energy Eng. – 1992. – Vol. 2. – P. 1149-1154.

- Frid S.E. Multinode models and dynamic testing methods of solar collectors [Text] / S.E. Frid // Solar & Wind Technology. – 1990. – Vol. 7, No. 6. – P. 655-661.

- Chungpaibulpatana S. A transient method to determine the performance of solar collectors with very large fluid heat capacities [Text] / S. Chungpaibulpatana, R.H.B. Exell // International Journal of Ambient Energy. – 1990. – Vol. 11, No. 2 – P. 83-98.

- Saunier G.Y. A new inexpensive dynamic method to determine solar thermal collector performance [Text] / G.Y. Saunier, S. Chungpaibulpatana // In ISES Solar World Congress. – Australia: Pergamon Press, 1984. – P. 910-916.

- Saunier G.Y. A dynamic test method to determine solar collector thermal performance [Text] / G.Y. Saunier, S. Chungpaibulpatana // In 4th Asian School for Solar Energy Harnessing: Solar Components and Systems Testing, December 1985. – Bangkok, Thailand, AIT 1985. – P. 131-142.

- Chungpaibulpatana S. The Effect of using a one node heat capacitance model for determining solar collector performance parameters by transient test methods [Text] / S. Chungpaibulpatana, R.H.B. Exell // Solar and Wind Technology. – 1988. – Vol. 5. – P 411-421.

- Chungpaibulpatana S. Transient method for testing flat-plate solar collectors [Text] / S. Chungpaibulpatana, R.H.B. Exell // Solar thermal technology: World Renewable Energy Congress Energy and the Environment into the 1990s, September 1990, Reading, U.K. In: A. A. M. Sayigh, (Editor). – Oxford: Pergamon Press, 1990. – Vol. 2. – P. 699-703.

- Recommendations for performance and durability tests of solar collectors and water heating systems [Text] / Aranovitch E, Gilliaert D, Gillett W. B. Bates J. E. – Ispra, Italy : CEC Joint Research Centre, 1989. – 275 p.

- Perers B. An improved dynamic solar collector test method for determination of non-linear thermal characteristics with multiple regression [Text] / B. Perers // Solar Energy. – 1997. – Vol. 59, No.4-6. – P. 163-178.

- DIN EN 12975-2-2006. Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods [Text]. – coming into force 2006-06-01. – W. Berlin: Beuth Verlag. 2006. – Р. 142.

- Collector test method under quasi-dynamic conditions according to the European Standard EN 12975-2 [Text] / S. Fischer, W. Heidemann, H. Muller-Steinhagen, B. Perers, P. Bergquist, B. Hellstrom // Solar Energy. – 2004. – Vol. 76, No 1-3. – P. 117-123.

- Duffie J.A. Solar Engineering of Thermal Processes [Text] / J.A. Duffie, W.A. Beckman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1991. – 919 p.

- Джамаль К.Х. Оптимизация угла наклона солнечных коллекторов в гелиосистеме [Текст] / К.Х. Джамаль, А.Е. Денисова, А.В. Дорошенко // Труды Одесского политехнического университета. – 2008. - вып.1 (29). – С. 133-137.

- Джадд Д. Цвет в науке и технике [Текст] : пер. с англ. / Д. Джадд, Г. Вышецки; пер. с англ. под ред. Л.Ф. Артюшина.  – М.: Мир, 1978. – 592 с.

- Смирнова О.В. Поликарбонаты [Текст] / О.В. Смирнова, С.Б. Ерофеева. – М.: Химия, 1975. – 288 с.

- Шестопалов К.А. Теплотехнические характеристики полимерных солнечных коллекторов для систем теплоснабжения [Текст] : дис. … канд. техн. Наук : 05.14.06 / К.А. Шестопалов. – Одесса, 2005. – 174 с.

- Дорошенко Ж.Ф. Полімерний сонячний колектор [Текст] / Ж.Ф. Дорошенко, М.М. Концов, О.В. Корейша // Тр. Одес. политехн. ун-та: Науч. и произв.-практ. сб. – 2001. – Вып. 2. – С. 23-26.

- Дорошенко А.В. Перспективы развития солнечной энергетики [Электронный ресурс] / А.В. Дорошенко, К.А. Шестопалов // Электронный журнал Института энергетики Академии наук республики Молдова “Проблемы региональной энергетики”. – Электрон. журн. – 2008. – №2. – Режим доступа : \www/ URL: http://ieasm.webart.md/contents_ru/?volume_id=15. – Загл. с экрана.

- Концов М.М. Солнечные коллекторы с алюминиевым и полимерным абсорберами [Текст] / М.М. Концов, Ж.Ф. Дорошенко, О.В. Корейша // Тр. Одес. политехн. ун-та: Науч. и произв.-практ. сб. – 2003. – вип. 2 (20). – С. 72-76.

- Денисова А.Е. Эффективность гелиоколлекторных приставок типа «дельта-система» с промежуточным экраном для комбинированных систем теплоснабжения [Текст] / А.Е. Денисова, Е.В. Новаковский, Е.Г. Мазур // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1. – С. 16-18.

- Опыт разработки солнечных коллекторов из теплостойких пластмасс [Текст] / О.С. Попель, И.В. Прокопченко, А.В. Мордынский и др. // Теплоэнергетика. – 2008. – № 12 – С. 6-8.

- Yang R.T. Gas separation by adsorption processes [Text] / R.T. Yang. – London : Imperial College Press, 1997. – 352 p.

- VDI-Wärmeatlas. Recherchieren Berechnen Konstruieren [Text] / Verein Deutscher Ingenieure. – 8. Aufl. – Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 1997 –1445 р.