## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ТОЛМАЧОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

УДК 677.11.021

Удосконалення методів КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА НА ОСНОВІ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ

Спеціальність 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:	Кузьміна Тетяна Олегівна

д.т.н., професор

ХЕРСОН-2012

ЗМІСТ

| ВСТУП…………………………………………………………………….. | 7 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ................................... | 15 |
| 1.1. Сучасні методи визначення якості сировини та продукції …….. | 15 |
| 1.2. Властивості луб’яних волокон, які впливають на якість продукції ………………………………………………………….. | 19 |
| 1.3. Розвиток методів оцінки якості лляної сировини ...…………….. | 26 |
| 1.4. Сенсорний аналіз та кваліметрична оцінка показників якості лляних волокон ………………………………………………….... | 33 |
| Висновки до розділу 1 ..………………………………………………….. | 46 |
| РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИКИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………………………... | 49 |
| 2.1. Характеристика об’єктів дослідження …………………………... | 49 |
| 2.2. Загальна методика проведення досліджень ……………………... | 51 |
| 2.3. Методи дослідження тіпаного льону за чинним стандартом ….. | 53 |
| 2.3.1. Визначення групи кольору тіпаного льону ……...…….……… | 55 |
| 2.3.2. Визначення довжини жмені …………………………..………... | 55 |
| 2.3.3. Визначення гнучкості волокна ………………………………… | 55 |
| 2.3.4. Визначення розривного навантаження ………………………... | 56 |
| 2.3.5. Визначення фактичної вологості волокна …………………….. | 57 |
| 2.3.6. Визначення номера тіпаного льону ……………………………. | 58 |
| 2.3.7. Визначення лінійної щільності волокна ………………………. | 59 |
| 2.4. Методи випробувань і забезпечення точності показників вимірювання ……………………………………………………… | 60 |
| 2.5. Статистична обробка результатів дослідження ………………… | 63 |
| Висновки до розділу 2 ………………………………………………..….. | 65 |
| РОЗДІЛ 3. Теоретичні передумови створення нових, сучасних методів оцінки якості лляного волокна …… | 66 |
| 3.1. Теоретичне обґрунтування розробки методики сенсорного аналізу лляного волокна на основі ефектів світлопоглинання та світловідбивання …………………………………………………. | 66 |
| 3.2. Теоретичне обґрунтування розробки методики сенсорного аналізу на основі акустичних властивостей лляного волокна … | 80 |
| Висновки до розділу 3 …………………………………………………… | 92 |
| РОЗДІЛ 4. Експериментальні дослідження …………….. | 93 |
| 4.1. Обґрунтування технологічної схеми та функціональних параметрів розробленого приладу ПВПК-1 для визначення показників кольору лляного волокна …………………………… | 93 |
| 4.1.1. Вибір методу ідентифікації кольору лляного волокна ……...... | 98 |
| 4.1.2. Аналіз чутливості та точності показань розробленого приладу ПВПК-1 ………….......................................................................... | 101 |
| 4.1.3. Встановлення маси зразка та кількості вимірювань для визначення показників кольору ……………….………………. | 107 |
| 4.1.4. Дослідження оптичних характеристик волокна та їх неоднорідності за довжиною на розробленому приладі ПВПК-1... | 111 |
| 4.2. Обґрунтування технологічної схеми та параметрів розробленого приладу ПВПС-1 для визначення фізико-механічних показників якості лляного волокна на основі ефекту світлопоглинання ………………………………………... | 114 |
| 4.2.1. Визначення маси зразка та кількості вимірювань для дослідження лляного волокна ……………………….………… | 115 |
| 4.2.2. Обґрунтування параметрів зразка для роботи з розробленим приладом ПВПС-1 …………………………….…………...….... | 118 |
| 4.2.3. Дослідження зв’язку світлопоглинання з фізико-механічними властивостями лляного волокна ……………………………….. | 120 |
| 4.3. Обґрунтування технологічної схеми розробленого приладу ПВПЗ-1 для показників якості лляного волокна на основі ефекту звукопоглинання ……………...….…………………….. | 122 |
| 4.3.1. Обґрунтування параметрів приладу ПВПЗ-1 та зразка для визначення якісних показників лляного волокна …………….. | 126 |
| 4.3.2. Визначення кількості вимірювань для дослідження льоноволокна …………………………………………….……… | 130 |
| 4.3.3. Дослідження впливу вологості волокна на показання приладів ПВПС-1 та ПВПЗ-1 ……………………………………………... | 131 |
| 4.3.4. Дослідження зв’язку звукопоглинаючих властивостей лляного волокна з його фізико-механічними показниками ….. | 132 |
| 4.3.5. Статистична обробка результатів вимірювання показників якості лляного волокна різними методами …………………… | 136 |
| 4.4. Кваліметрична оцінка льоноволокна за результатами сенсорного аналізу ……………………………………………….. | 141 |
| Висновки до розділу 4 ………………………………………………….... | 147 |
| РОЗДІЛ 5. Аналіз та узагальнення результатів ……….. | 149 |
| 5.1. Оцінювання ступеня відтворюваності та прецизійності результатів сенсорного аналізу з використанням дослідних зразків приладів ……………………..……………………………. | 149 |
| 5.1.1. Статистичні методи контролю якості вимірювання розробленим приладом ПВПК-1 ……………………………..... | 149 |
| 5.1.2. Статистичні методи контролю якості вимірювання розробленим приладом ПВПС-1 ………………………………. | 156 |
| 5.1.3. Статистичні методи контролю якості вимірювання розробленим приладом ПВПЗ-1 ……………………………….. | 159 |
| 5.2. Методологія дослідження показників якості лляного волокна розробленими приладам …………………………………….…… | 163 |
| 5.2.1. Комплексна оцінка волокна розробленим методом ………….. | 167 |
| 5.3. Визначення витрат робочого часу на проведення аналізу партій сировини …………………………………………………………... | 168 |
| 5.4. Обґрунтування економічної доцільності використання запропонованих методів оцінювання якості сировини із застосуванням розроблених приладів …………………………... | 169 |
| 5.4.1. Визначення економічної ефективності оцінювання тіпаного лляного волокна із застосуванням запропонованих методів .... | 170 |
| Висновки до розділу 5 .…………………………………………………... | 177 |
| ВИСНОВКИ …………………………………………………………….... | 178 |
| ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ………………………………………. | 180 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………... | 181 |
| Додатки …………………………………………………………………… | 198 |
| Додаток А ...……………………………………………………………….. | 199 |
| Додаток Б …………………………………………………………………. | 202 |
| Додаток В …………………………………………………………………. | 206 |
| Додаток Д ………………………………………………………………..... | 207 |
| Додаток Е ………………………………………………………………..... | 208 |
| Додаток Ж …...……………………………………………………………. | 211 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

СМТ-200 – м’яльно-тіпальний верстат;

ГВ-2 – гнучкомір для вимірювання гнучкості волокна;

РМП-1 – прилад для вимірювання міцності волокна;

ДКВ-60 – розривна машина для визначення міцності волокна;

ПВПК-1 – прилад для визначення показників кольору лляного волокна;

ПВПС-1 – прилад для вимірювання показників світлопоглинання;

ПВПЗ-1 – прилад для вимірювання показників звукопоглинання;

Nр – розрахунковий номер волокна;

KL – функція величини за довжиною L;

KСП – функція величини за властивістю світлопоглинання СП;

KЗП – функція величини за властивістю звукопоглинання ЗП;

KК – функція величини за групою кольору K.

- ВСТУП

В основу адаптивної перебудови легкої промисловості покладено завдання, пов'язані з підвищенням конкурентоспроможності продукції на базі використання луб’яної сировини, освоєнням виробництва нових видів продукції, реструктуризацією асортименту, технологічним оновленням базових підприємств легкої промисловості.

Протягом останніх дев’яти років в Україні виконувалася Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 1174 від 28 липня 2003 р. Пізніше до цієї програми було внесено деякі зміни Постановою Кабінету Міністрів України № 162 від 11 лютого 2004 р. Прийняття Постанови створило умови для посилення дієвості державної промислової політики, підвищення інноваційної спрямованості розвитку промисловості та її впливу на технічне переоснащення галузей економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення якості та посилення конкурентоспроможності продукції галузей промисловості на зовнішньому та внутрішньому ринках, просування нових ідей, які забезпечать підвищення науково-технічного рівня промислової продукції [1, 2].

Для вирішення основних завдань, викладених у цій Постанові Кабінету Міністрів України, підприємства з переробки луб’яної сировини поступово переходили на нові технології вирощування, збирання та переробки, вдосконалювали існуючі традиційні технології, зменшували імпорт бавовни, впроваджували нові технології модифікації волокон. Усе це дозволило більш ефективно використовувати сировину та створювати нові за якістю матеріали, тому зараз дуже актуальними є дослідження, спрямовані на удосконалення методів контролю якості виробів легкої промисловості.

До луб’яних культур, що містять натуральні волокна, відносяться такі рослини, як льон-довгунець, льон-межеумок, коноплі, кенаф, джут, рамі, канатник, кендир та інші. На території України найпоширенішими луб’яними культурами є льон-довгунець та коноплі. Отримані з цих рослин волокна широко застосовуються в різних галузях виробництва.

Виготовлений з використанням конопляного волокна одяг відрізняється надзвичайною міцністю, стійкістю до зношування та довговічністю. З цієї рослини можна отримувати екологічно чисті будівельні матеріали широкого спектру застосування – деревинно-волокнисті плити, покрівельну черепицю, стінні волокнисті плити, панелі, ізоляцію та цеглу. Конопляні волокна використовують для спорудження пресованих стін або зведення будинків, а також для виробництва пластику. Крім того, волокна конопель використовуються для виготовлення корабельних вітрил, канатів і текстильних виробів.

Волокна льону також мають унікальні споживчі властивості. Так, льон гігієнічний, добре вбирає вологу та швидко її віддає. На лляних волокнах не утворюються статичні заряди, ступінь полімеризації целюлози льону в 2-3 рази вищий, ніж у бавовни. Тому вироби з льону набагато міцніші, більш стійкі до руйнування на сонці та до прання, не жовтіють і не старіють, а лише стають білішими й приємнішими на дотик, мають бактерицидні властивості.

Ці й інші властивості роблять льон універсальною сировиною, а вироби з нього  корисними для здоров'я людини та зручними у використанні.

У сучасних умовах виробники та наукові працівники приділяють велику увагу питанням розробки нових способів модифікації волокна й удосконаленню технологічних процесів первинної переробки льону для отримання луб’яної сировини з широким спектром геометричних і фізико-механічних властивостей [3]. Санітарно-гігієнічні характеристики виробів з модифікованого лляного волокна значною мірою перевершують екологічні показники виробів з бавовни та інших волокон [4].

У той же час розробка нових швидкодіючих методів визначення показників якості волокна, які відіграють вирішальну роль у подальшому його використанні, залишається поза увагою вчених і переробників. На сьогодні кваліметрія луб’яної сировини на всіх етапах її життєвого циклу здійснюється за застарілими стандартами та з використанням морально й технічно застарілого обладнання [5]. Крім того, оцінка якості модифікованого волокна, одержаного за новітніми технологіями, взагалі виконується за стандартами на інші види сировини, наприклад бавовну або вовну. Іноді це призводить до того, що  високоякісне вітчизняне волокно, оцінене не за сучасними загальновизнаними методами, втрачає потенційних споживачів на міжнародному ринку й не може бути реалізовано за відповідними цінами. Усе вищевикладене зумовлює необхідність створення методики комплексної оцінки якості луб’яної сировини на основі кваліметричної оцінки та сенсорного аналізу, яка відповідала б міжнародним нормативним документам.

Актуальність теми. В останні роки в Україні й за кордоном спостерігається стійка тенденція до використання натуральних волокон для виготовлення високоякісних виробів легкої промисловості, причому особлива увага приділяється волокнам конопель та льону.

Практика роботи підприємств первинної переробки луб’яної сировини свідчить, що якість отриманого волокна залежить від об’єктивного визначення характеристик вихідної сировини, яка надходить на переробку.

Необхідність комплексної оцінки якості луб’яних матеріалів у сучасних умовах представляє особливий інтерес. Це пояснюється тим, що волокно льону має широкий спектр застосування: у виготовленні текстильних виробів і будівельних матеріалів, у машинобудуванні, медицині та багатьох інших галузях промисловості.

Однак аналіз науково-технічної літератури та виробничого досвіду показав, що частіше розроблюються нові технології переробки або модифікації волокон, а методи оцінки їх геометричних, фізико-механічних та інших показників якості залишаються без змін або запозичуються з нормативно-технічної документації на інші подібні матеріали. Взагалі методи аналізу, що використовуються на сьогоднішній день для визначення якості луб’яної сировини та продукції, не враховують новітніх змін у технологіях їх переробки.

Виходом з такого становища є впровадження системи менеджменту якості, де особливе місце займають питання управління якістю матеріалів та їх кваліметрична оцінка. Тому зараз у текстильній промисловості необхідно впроваджувати додаткові кваліметричні інструментальні та сенсорні методи оцінки якості лубоволокнистих матеріалів.

Виходячи з вищевикладеного, розробка наукових основ та методик оцінки якості луб’яних волокон є актуальною проблемою, вирішення якої сприятиме отриманню високоякісної сировини, яка може бути використана для виготовлення конкурентоспроможних виробів, що відповідатимуть високим вимогам споживачів.

- Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційних досліджень є складовою частиною науково-дослідних робіт, що виконуються кафедрою товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету за напрямами: «Отримання луб'яної сировини підвищеної якості за матеріало- та енергозберігаючими технологіями», номер державної реєстрації №0102U0055291, дата реєстрації – 30.10.2001 р., протокол № 2, і «Розроблення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій комплексної переробки луб'яних культур», номер державної реєстрації №0107U006817, протокол № 644 від 23.07.2007 р.

- Особистий внесок автора полягає в розробці теоретичних основ створення інноваційних експрес-методів оцінки якості волокна на основі сенсорного аналізу та кваліметричної оцінки.

- Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка теоретичних основ й удосконалення методів оцінки якості лляного волокна, які базуються на сенсорному аналізі та кваліметричній оцінці фізико-механічних властивостей лляних волокон.

- Для досягнення основної мети дослідження необхідно було вирішити такі завдання:

- здійснити аналіз кваліметричних методів, що використовуються для оцінки якості лляних волокон;

- розробити теоретичні основи для створення нових методів оцінювання якості луб’яних матеріалів;

- науково обґрунтувати вибір фізико-механічних показників якості лубоволокнистих матеріалів для досліджень;

- удосконалити стандартні методи визначення показників якості лубоволокнистої сировини, застосувавши кваліметричні методи та сенсорний аналіз;

- створити нову інструментальну базу оцінювання якості луб’яних матеріалів;

- здійснити математичне обґрунтування залежності між досліджуваними показниками якості сировини та запропонованими фізичними факторами для підтвердження доцільності впровадження нових засобів вимірювання;

- розробити алгоритм оцінювання якості луб’яних матеріалів за удосконаленими методами та здійснити практичну реалізацію розроблених положень.

Об'єкт дослідження  процес визначення показників якості лляного волокна.

Предмет дослідження  волокно льону та існуючі прилади для визначення фізико-механічних показників якості волокна.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є системний підхід до визначення фізико-механічних показників якості луб’яних волокон.

Під час досліджень використовувалися: статистичні методи обробки інформації, кваліметричні методи визначення якості, диференційні методи для оцінювання окремих показників, комплексні методи визначення сумарної оцінки якості, метод комбінованої оцінки прядильної здатності волокна, органолептичні методи для визначення його засміченості, довжини та кольору. Результати експериментальних досліджень було оброблено з використанням методу регресійного аналізу за допомогою IBM-сумісного комп’ютера та пакета прикладних програм: «CurvexPR 1.3», «Matlab», «MathCAD2000», «Number», «Microsoft Office Excel 2007 (11.5612.56050)» і розробленого автором програмного забезпечення для визначення колірних характеристик волокна.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- теоретично обґрунтовано нову методологію визначення показників геометричних, фізико-механічних і фізичних властивостей лляних волокон на базі сенсорного аналізу та кваліметричної оцінки;

- запропоновано комплексний підхід до вибору кваліметричних методів оцінки луб’яних матеріалів, що базується на виділенні ключових характеристик якості;

- розроблено інноваційну методологію сенсорного аналізу на основі ефекту світлопоглинання та світловідбивання;

- вперше запропоновано використання акустичних властивостей лляних волокон для визначення лінійної щільності, гнучкості та розривного навантаження;

- отримано математичні моделі, які відображають зв'язок між групою кольору, лінійною щільністю, гнучкістю та розривним навантаженням досліджуваних лляних волокон і фізичними факторами, такими як світлопоглинання, світловідбивання та акустичні властивості.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено об’єктивні методи експрес-оцінки лляних волокон, які дозволяють контролювати їх якість на різних технологічних переходах та в будь-які проміжки часу.

Поставлені в роботі завдання вирішено та реалізовано у зразках нових приладів для визначення геометричних і фізичних характеристик луб’яної сировини на основі її акустичних та світлопоглинаючих властивостей. Розроблено алгоритми визначення порядку проведення оцінки якості луб’яної сировини залежно від способу експериментального випробування та використання кваліметричних методів оцінки. Розроблені теоретичні основи сенсорного аналізу, що базуються на світлопоглинанні, світловідбиванні та акустичних властивостях лляного волокна, використовуються для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» під час вивчення дисциплін «Основи товарознавства виробів» і «Первинна переробка сировини», для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05160201 «Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості» під час вивчення спеціальних розділів фундаментальних дисциплін та основних напрямків наукових досліджень у галузі первинної обробки волокнистих матеріалів.

Запропоновані автором способи визначення якості лляного волокна та конструкція удосконалених приладів захищені патентом України на винахід № 83772 від 11.08.2008 р. та патентами на корисну модель № 43165 від 10.08.2009 р., № 47840 від 25.02.2010 р., № 53463 від 11.10.2010 р. і № 76375 від 10.01.2013 р.

Результати теоретичних досліджень перевірено в наукових лабораторіях Інституту луб’яних культур НААНУ, м. Глухів Сумської області (акти виробничих випробувань № 1-3 від 14.11.2011 р.) і на Мар-Будській шпагатній фабриці ТОВ «Лінен оф Десна» (акт впровадження № 4 від 23.08.2012 р.).

- Особистий внесок здобувача. Здобувачем було самостійно сформульовано й обґрунтовано завдання досліджень, проаналізовано науково-технічну літературу та патентні джерела, пов’язані з проблемами переробки й оцінки якості лляних волокон, проведено лабораторні визначення фізико-механічних показників тіпаного лляного волокна, здійснено експериментальні дослідження, спрямовані на удосконалення методів оцінки показників якості волокна, проведено планування експерименту із застосуванням методів математичної статистики, оброблено, узагальнено та проаналізовано одержані результати.

В усіх наукових працях, виконаних у співавторстві, здобувачеві належать: обґрунтування напрямів наукових досліджень, обробка експериментальних даних, аналіз та узагальнення отриманих результатів досліджень, формулювання висновків.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було представлено, обговорено і схвалено на:

- науково-технічній конференції молодих вчених «Нове в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробці та стандартизації луб’яних культур», м. Глухів, 2003 р.;

- науково-технічній конференції молодих вчених «Проблеми і перспективи в селекції, генетиці, технології вирощування, збирання, переробці та стандартизації луб’яних культур», м. Глухів, 2004 р.;

- науково-технічній конференції молодих вчених «Актуальні питання розвитку галузей льонарства та коноплярства», м. Глухів, 2006 р.;

- міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины», м. Херсон, 2009 р.;

- міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток країни в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми», м. Тернопіль, 2012 р.;

- наукових семінарах кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, 2005-2012 рр.

Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладено в 21 публікації, у тому числі статей у провідних наукових фахових виданнях України – 11, патентів України – 5, тез доповідей на конференціях – 5.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із загальної характеристики роботи, 5 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 158 найменувань і 6 додатків. Основна частина роботи викладена на 154 сторінках машинописного тексту, містить 61 рисунок і 36 таблиць.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Під час визначення показників якості лляного волокна за допомогою розроблених приладів ПВПК-1, ПВПС-1 і ПВПЗ-1 необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

-	при використанні ПВПК-1 маса вимірюваного зразка волокна повинна становити 20 г, а вимірювання необхідно проводити в триразовій повторюваності в трьох місцях з обох сторін зразка;

-	для приладу ПВПС-1 потрібно підготувати зразок волокна з масою 1 г і довжиною 85 мм, а вимірювання здійснювати в тридцятиразовій повторюваності;

-	при застосуванні приладу ПВПЗ-1 маса зразка волокна повинна становити 10 г, робоча частота приладу – 1750 Гц, висота вимірювальної камери – 48 мм, а вимірювання необхідно проводити в десятиразовій повторюваності.

Під час приймання тіпаного льону з метою підвищення об’єктивності, точності та зменшення часу на проведення оцінки його якості рекомендовано:

-	впровадити розроблену методику оцінки якості на основі сенсорного аналізу з використанням створених приладів як альтернативну, а також застосовувати її для визначення окремих показників якості лляного волокна;

-	для визначення окремих показників якості застосовувати такі прилади: ПВПЗ-1 – для визначення лінійної щільності, ПВПС-1 – для визначення гнучкості і розривного навантаження, ПВПК-1 – для визначення групи кольору;

-	розробити технічний проект з виготовлення промислових зразків вимірювальних приладів та здійснити їх виробничі випробування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Розміщення продуктивних сил України: [підруч.] / Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін.; за ред. Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 2000. – 375 с.

- Постанова Кабінету Міністрів України «Державна програма розвитку легкої промисловості на період 2003-2011рр.» № 162 від 11 лютого 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – ст. 332.

- Дудукова С.В. Льон-довгунець: потенційні можливості та сфера застосування / С.В. Дудукова, І.В. Овсянко, Ю.В. Мохер // Наукові дослідження у льонарстві та коноплярстві України: наук.-техн. конф. молодих вчених, 23 листопада 2005 р. – Глухів : ІЛК, 2006. – С. 105-115.

- Живетин В.В. Льняное сырье в изделиях медицинского и санитарно-гигиенического назначения / В.В. Живетин, Б.П. Осипов, Н.Н. Осипова // Российский химический журнал. – Т. XLVI. – 2002. – № 2. – С. 31-35.

- Боровикова Т.Н. Контрольно-измерительная аппаратура в текстильной промышленности / Т.Н. Боровикова. – М.: Лёгкая индустрия, 1972. – 102 c.

- Коропченко С.П. Отримання лубу конопель із заданими параметрами зі стебел із різними фізико-механічними властивостями / С.П. Коропченко, Р.Н. Гілязетдінов, Ю.Є. Мєшков // Легка промисловість. – 2006. – № 1. – С. 46-47.

- Макаєв В.І. Роздільний спосіб збирання льону та деякі результати розробки машини для його здійснення / В.І. Макаєв, Р.Н. Гілязетдінов, В.І. Харьков // Селекція, технологія виробництва та первинної переробки льону і конопель. – Глухів: Інститут луб'яних культур УААН, 2000. – С. 129-133.

- Коропченко С.П. Вплив різних факторів на процес виділення однотипного волокна льону / С.П. Коропченко, Р.Н. Гілязетдінов // Біологія, вирощування, збирання та первинна переробка льону і конопель: зб. наук. праць Інституту луб’яних культур. – Глухів, 2004. – Вип. 3. – С. 127-130.

- Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения : ГОСТ 15467-79. – [Введен 1979-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 16 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Емельянова М.Б. Стандарты и качество продукции / М.Б. Емельянова. – М. : Изд-во стандартов, 1971. – С. 58-77.

- Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2007. – [Чинний від 2008-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національний стандарт України).

- Бабіч С.С. Метод оцінки якості модифікованого лляного волокна / С.С. Бабіч, Т.О. Кузьміна, Н.П. Ляліна // Легка промисловість. – 1999. – № 3. – С. 24.

- Кузьміна Т.О. Деякі питання оцінки якості модифікованого лляного волокна / Т.О. Кузьміна // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 1999. – № 3 (6). – С. 310-312.

- Соловьев А.Н. Оценка качества и стандартизация текстильных материалов / А.Н. Соловьев, С. М. Кирюхин. – М.: Лёгкая индустрия, 1974. – С. 245.

- Тимонин М.А. Прием и определение качества лубяных культур / М.А. Тимонин, С.З. Шварцер. – М.: Колос, 1971. – 251 с.

- Саранча Д.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Д.А. Саранча. – К.: Либідь, 1993. – 254 с.

- Личко Н.М. Основы стандартизации продукции растениеводства / Н.М. Личко. – М.: ВО «Агропромиздат», 1988. – 470 с.

- Льон тіпаний. Технічні умови: ДСТУ 4015-2001. – [Чинний від 2001-03-30]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 12 с. – (Національний стандарт України).

- Борухсон Б.В. Товароведение лубяных волокон / Б.В. Борухсон, В.В. Городов, А.Г. Скворцов. – М.: Лёгкая индустрия, 1974. – С. 76-94.

- Тімонін М.О. Удосконалена методика технологічної оцінки лляної соломи з агротехнічних і селекційних дослідів / М.О. Тімонін, Ю.В. Мохер, Р.Н. Гілязетдінов. – Глухів: Інститут луб’яних культур УААН, 2001. – 14 с.

- Треста лляна. Технічні умови: ДСТУ 4149:2003. – [Чинний від 2003-02-24]. – К.: Видавництво стандартів, 2004. – 14 с. – (Національний стандарт України).

- Волокно лляне коротке. Технічні умови: ДСТУ 5015-2008. – [Чинний від 2003-02-24]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 10 с. – (Національний стандарт України).

- Шушкин А.А. Технологическая оценка селекционных сортов льна / А.А. Шушкин. – М.: Ростехиздат, 1962. – 103 с.

- Рогаш А.Р. Некоторые проблемы селекции повышения качества волокна / А.Р. Рогаш // Лён и конопля. – 1987. – № 3. – С. 38-41.

- Рогаш А.Р. Итоги и перспективы селекции льна-долгунца на повышение качества и содержания волокна, а также на устойчивость к полеганию и болезням / А.Р. Рогаш // Труды ВНИИЛ. – М.: Московский рабочий, 1969. – Вып. 7. – С. 3-35.

- Каргопольцев Л.Н. Оценка качества волокна льна-долгунца на начальных этапах селекции / Л.Н. Каргопольцев, Н.М. Каргопольцева // Селекция и семеноводство. – 1967. – № 4. – С. 34-37.

- Каргопольцев Л.Н. Селекция льна-долгунца на Могилевской сельськохозяйственной опытной станции / Л.Н. Каргопольцев, Н.М. Каргопольцева // Селекция и семеноводство полевых культур. – Минск: Урожай, 1965. – С. 197-203.

- Атрашкевич Л.С. Совершенствовать оценку новых сортов / Л.С. Атрашкевич // Лён и конопля. – 1973. – № 9. – С. 24-26.

- Мареева З.И. К вопросу разработки методики оценки качества волокна льна-долгунца на первых этапах селекции / З.И. Мареева // Селекция, агротехника и защита растений льна: труды ВНИИЛ. – Торжок, 1975. – Вып. 13. – С. 63-68.

- Мареева З.И. Совершенствовать методы оценки волокна / З.И. Мареева, А.К. Полякова // Лён и конопля. – 1978. – № 1. – С. 34.

- Рогаш А.Р. Сравнительное изучение методов оценки качества волокна на первых этапах селекции / А.Р. Рогаш, А.К. Полякова // Тр. ВНИИЛ. – Торжок, 1973. – Вып. 11. – С. 40-45.

- Тихвинский С.Ф. Изучение анатомии стебля льна-долгунца в связи с содержанием и качеством волокна / С.Ф. Тихвинский, В.Я. Тихомирова // Науч. конф., 29-31 марта 1972. – Киров, 1973. – С. 144-149.

- Тихвинский С.Ф. Использование анатомического метода в научных исследованиях по селекции и агротехнике / С.Ф. Тихвинский // Труды Костромского сельскохозяйственного института. – Кострома, 1973. – Вып. 45. – С. 35-39.

- Тихомирова В.Я. Анатомическое строение стебля и качество волокна у льна-долгунца / В.Я. Тихомирова // Селекция и семеноводство. – 1974. – № 2. – С. 45-63.

- Тихвинский С.Ф. Исходный материал для селекции льна-долгунца на качество волокна / [ С.Ф. Тихвинский, С.В.Доронин, А.Н.Дудина и др.] // Труды ВНИИЛ. – Торжок, 2002. – Вып. 30. – Т. 1. – С. 84-86.

- Тихвинский С.Ф. Сорта и анатомическое строение стеблей / С.Ф. Тихвинский // Лён и конопля. – 1968. – № 1. – С. 35-37.

- Тихвинский С.Ф. Особенности анатомического строения стеблей льна-долгунца и качество волокна / С.Ф. Тихвинский, Р.И. Балашова // Селекция и семеноводство. – 1969. – № 6. – С. 59-60.

- Ордина Н.А. Оценка качества волокна в льняных стеблях по анатомическим признакам / Н.А. Ордина // Лён и конопля. – 1960. – № 6. – С. 20-22.

- Ордина Н.А. Анатомический признак стеблей льна, влияющий на качество волокна / Н.А. Ордина // Реф. сборник по первичной обработке лубяных культур. – 1967. – № 2. – С. 1-2.

- Ордина Н.А. О методике оценки степени одревеснения в чесаном стланцевом льне / Н.А. Ордина // Сбор. реф. трудов науч.-исслед. ин-та ЦНИИЛВ. – М.: Гизлегпром, 1959. – Вып. 3. – С. 35-38.

- Давидян Г.Г. Внимание селекционеров – качеству волокна / Г.Г. Давидян, B.C. Кудалевич // Лён и конопля. – 1975. – № 10. – С. 24-26.

- Гращенко М.Г. О прочности льняного волокна / М.Г. Гращенко // Лён и конопля. – 1958. – № 8. – С. 15-17.

- Ковалев В.Б. Определение выхода и качества волокна из малых проб льносоломы на лабораторном мяльно-трёпальном станке / В.Б. Ковалев, Ю.И. Грушин // Труды ВНИИЛ. – Торжок, 1974. – Вып. ХII. – С. 281-285.

- Tumalewicz W. Opracowanie metody oceny yakosci Wlokna lnu w mikroprobka ch dla celow hodowlano – doswiadczainych / W. Tumalewicz, I. Pyszynska // Prace IPWL. – Warszawa, 1967. – XIV. – S. 71-82.

- Козуб Л.М. Порівняльне вивчення методів оцінки якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунця на ранніх етапах селекції // Селекція, технологія вирощування та первинної переробки льону і конопель: зб. наук. пр. Інституту луб'яних культур. – Глухів, 2000. – № 1. – С. 44-49.

- Козуб Л.М. Ефективність методів оцінки якості волокна на перших етапах селекції льону-довгунця / Л.М. Козуб // Селекція, технологія вирощування і збирання луб’яних культур: зб. наук. пр. Інституту луб’яних культур УААН. – Глухів, 2001. – Вип. 2. – С. 37-40.

- Козуб Л.М. Оцінка якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунця на ранніх етапах за його технологічними показниками / Л.М. Козуб, М.І. Логінов // Зб. наук. пр. ордена Трудового Червоного прапора Української академії аграрних наук. – К., 1999. – С. 135-138.

- Захарова Л.П. Структурные особенности и прядильная способность волокна льна новых селекционных сортов / Л.П. Захарова, Е.Л. Сидорова, В.Г. Комаров // Технологические процессы и оборудование в первичной обработке лубяных культур. – М.: ЦНИИ-ТЭИлегпром, 1974. – С. 21.

- Иванов А.Н. Оценка качества льняных волокон на ранних этапах селекции физико-химическими методами: методические указания / А.Н. Иванов, А.А. Гурусова. – М., 1988. – 24 с.

- Пашин Е.Л. Оценка технологического качества волокна новых сортов льна-долгунца / Е.Л. Пашин // Льняное дело. – 1997. – № 1. – С. 24-28.

- L'appreciation scientifigue de la gnaliie du lin Fibra. – 1975. – Vol. 20. – № 1. – P. 5-31.

- Методические указания по проведению технологической оценки льносоломы и опытов по первичной обработке льна / [Лебедев А.Я., Егоров М.Е., Ковалев В.Б., Карпец И.П.]. – Торжок: ВНИИЛ, 1972. – 34 с.

- Баскаков В.Б. Исследование приёмов технологического анализа соломы льна с целью его усовершенствования: дис. … канд. с.-х. наук: 05.18.03 / В.Б. Баскаков. – К., 1987. – 206 с.

- Треста льняная: ГОСТ 2975-73. – [Введен 1973-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1973. – 17 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Треста льняная. Требования при заготовках: ГОСТ 24383-89. – [Введен 1991-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 13 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Лен трепаный. Технические условия: ГОСТ 10330-76. – [Введен 1977-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 18 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Льон тіпаний. Технічні умови: ДСТУ 4015-2001. – [Чинний від 2001-03-30]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 12 с. – (Національний стандарт України).

- Добычин В.П. Теория штапельного анализа / В.П. Добычин // Труды Новлубинститута. – М., 1934. – Т. 2. – Вып. 1, 2. – 226 с.

- Воронцова Н.Г. Изменение физико-механических свойств льняного волокна в процессе биологической обработки соломы способом искусственной лежки / Н.Г. Воронцова // Текстильная промышленность. – 1986. – № 3. – С. 20-22.

- Карякин Б.П. Создание прогрессивного оборудования для промышленной переработки льноволокон / Б.П. Карякин, В.К. Евтеев // Текстильная промышленность. – 1985. – № 10. – С. 5-12.

- Дербенёв С.И. Технология промпромышленной биологической мочки лубяного сырья / Дербенёв С.И., Лунёв И.Я., Миронов К.М. – [изд. 2-е перераб. и доп.]. – М.: Лёгкая индустрия, 1968. – 290 с.

- Справочник по заводской первичной обработке льна: [под ред. Храмцова В.И.]. – М.: Лёгкая промышленность, 1984. – С. 53-89.

- Филипова Л.Й. Некоторые особенности первичной обработки льна за рубежом / Л.Й. Филипова // Специнформация БелНИИНТИ. – Минск, 1970. – С. 2-7.

- Решетников Я.Я. Новая технология котонизации льняного волокна и его переработка / Я.Я. Решетников // Текстильная промышленность. – 1997. – № 6. – С. 15-19.

- Городов В.В. Испытание лубоволокнистых материалов / В.В. Городов, С.Е. Лазарева, И.Я. Лунев. – М.: Лёгкая индустрия, 1969. – 208 с.

- Толмачёв В.С. Инструментальные методы измерения физико-механических характеристик льняного волокна / В.С. Толмачёв, Ю.Е. Мешков // Проблемы текстильной промышленности. – 2008. – № 1(14). – С. 117.

- Пашин Е.Л. Новый метод оценки гибкости волокна в селекционных целях / Е.Л. Пашин // Льняное дело. – 1995. – № 3. – С. 27.

- Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения. Методы испытаний. Упаковка. Маркировка: ГОСТ 10681-75. – [Введен 1978-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 29 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Волокно хлопковое, методы испытаний: ГОСТ 3274.0-72 – ГОСТ 3274.5-72. – [Введен 1974-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 55 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Майзель М.М. Технологические измерения и приборы лёгкой промышленности: [учеб. пособ. для вузов] / М.М. Майзель, С.М. Смирнов. – М.: Машиностроение, 1971. – 448 с.

- Федюкин В.К. Квалитология. Ч.1 / В.К. Федюкин. – С.-П.: Изд-во СПбГИЭУ, 2002. – 98 с.

- Азгальдов Г.Г. Общие сведения о методологии квалиметрии / Г.Г. Азгальдов // Стандарты и качество. – 1994. – № 11. – С. 24-27.

- Колесник А.А. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров / А.А. Колесник, Л.Г. Елизарова. – М.: Экономика, 1985. – 296 с.

- Николаева М.А. Товарная експертиза: учебник [для вузов] / М.А. Николаева. – М.: Деловая литература, 1998. – 288 с.

- Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров / Т.Г. Родина. – М.: Академия, 2004. – 208 с.

- Мередит Р. Физические методы исследования текстильных материалов / Р. Мередит, Дж. В. С. Хирл. – М.: Гизлегпром, 1963. – 388 с.

- Wool-Determination of mean diameter of fibres – Air permeability method: ISO 1136-1976. – [Чинний від 1976-11-15]. – International Organization for Standardization, 1976. – 8 p. – (Міжнародний стандарт).

- Textiles-Determination of fineness of flax fibres – Permeametric methods: ISO 2370-1980. – [Чинний від 1980-11-01]. – International Organization for Standardization, 1980. – 11 p. – (Міжнародний стандарт).

- Пат. 38082 А Україна, МПК G 01 N 33/36. Спосіб визначення якості волокнистого матеріалу, а саме лінійної щільності довгого волокна льону / Головій О.В., Жуплатова Л.М.; заявник та патентовласник Інститут луб’яних культур УААН. – № 2000053004; заявл. 26.05.00; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.

- Пат. 83772 Україна, МПК G 01 N 33/36. Пристрій для визначення лінійної щільності волокнистого матеріалу / Головій О.В., Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В., Толмачов В.С.; заявник та патентовласник Інститут луб’яних культур УААН. – № а2007 05413; заявл. 17.05.07; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15.

- Куликов А.В. Определение взаимосвязи свойств трепаного льняного волокна с его цветом / А.В. Куликов, Е.Л. Пашин, А.Е. Виноградова // Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 1 (276). – С. 8.

- Крагельский И.В. Совершенствование инструментального метода определения качества льняной тресты / И.В. Крагельский, Т.А. Кудряшова // Труды ВНИИЛ. – Торжок, 1990. – Вып. 26. – С. 130-132.

- Кудряшова Т.А. Разработка инструментального метода оценки льносырья по цвету: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.19.02 «Первичная обработка текстильного сырья» / Т.А. Кудряшова. – Кострома, 1991. – 17 с.

- Виноградова А.Е. Инструментальный способ оценки степени вылежки льнотресты / А.Е. Виноградова, В.Н. Ломагин, Е.Л. Пашин // Вестник ВНИИЛК. – 2005. – № 2. – С. 104-106.

- Жуплатова Л.М. Оценка вылежки стеблей льна по степени белизны их поверхности / Л.М. Жуплатова, Е.Л. Пашин. – Глухов: Институт лубяных культур УААН, 1995. – С. 23-25.

- Пат. 27248 Украина, МПК G 01 N 33/36, G 01 N 21/89. Способ определения качества материалов, а именно льнотресты / Пашин Е.Л., Жуплатова Л.М., Прима Л.И., Шамин В.Б.; заявитель и патентообладатель Институт лубяных культур УААН; заявл. 28.04.1993; опубл. 15.08.2000, Бюл. № 3.

- Крагельский И.В. Физические свойства лубяного сырья / И.В. Крагельский. – М.: Гизлегпром, 1939. – 466 с.

- Блинова О.М. Методика определения свойств льняного сырья / О.М. Блинова. – М.: Бюл. НИТИ, 1932. – № 12. – С. 57-61.

- Егоров М.Е. Ускоренные методы определения прочности и влажности сырья / М.Е. Егоров, Л.М. Федорова // Лён и конопля. – 1971. – № 10. – С. 43-47.

- Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – М.: Колос, 1966. – 254 с.

- Марманов В.А. Основы научных исследований и техника эксперимента механико-технологических процессов первичной переработки лубяных волокон / В.А. Марманов, А.Н. Пигалов. – Ярославль: Ярославский политехнический институт, 1989. – С. 62-88.

- Брадис В.М. Теория и практика вычислений / В.М. Брадис. – М.: Колос, 1935. – 280 с.

- Максимов В.Н. Применение методов математического планирования эксперимента / В.Н. Максимов, В.А. Федоров. – М.: Изд-во Московского университета, 1969. – С. 69-95.

- Хайлис Г.А. Исследование сельскохозяйственной техники и обработка опытных данных / Г.А. Хайлис, М.М. Ковалев. – М.: Колос, 1994. – 170 с.

- Марупов М. Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в лубяной промышленности / М. Марупов. – Ташкент: Гизлегпром, 1964. – 60 с.

- Заборский Н.И. Инструкция по подсчету экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений в сельском хозяйстве / Н.И. Заборский. – М.: Колос, 1970. – 47 с.

- Баранник В.Г. Обґрунтування економічної та енергетичної оцінки ресурсозберігаючих технологій виробництва льону та конопель / В.Г. Баранник // Селекція, технологія вирощування і збирання луб'яних культур: зб. наук. праць. – Глухів: Інститут луб’яних культур УААН, 2001. – С. 160-168.

- Справочник по заводской первичной обработке льна / Под ред. Храмцова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 510 с.

- Оценка качества текстильных волокон на фильтровом флуориметре / [Живетин В.В., Ходырев В.И., Осипова Н.Н. и др.] // Текстильная промышленность. – 1986. – № 1. – С. 8.

- Волокна лубяные. Метод определения влажности: ГОСТ 25133-82. – [Введен 1982-03-30]. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 12 с. – (Государственный стандарт СССР).

- Вербицький О.М. Розробка методики автоматизованої оцінки вологості лляної соломки / О.М. Вербицький, Л.А. Чурсіна // Легка промисловість. – 2002. – № 4. – С. 64.

- General requirements for the competence of testing and calibration laboratories: ISO/IEC 17025:2005. – [Чинний від 2005-05-15]. – International Organization for Standardization, 2005. – 8 p. – (Міжнародний стандарт).

- Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT): ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2005-07-25]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 29 с. – (Національний стандарт України).

- Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с. – (Національний стандарт України).

- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – Geneva: ISO, 1993. – 101 p.

- Бурдун Г.Д. Основы метрологии / Г.Д. Бурдун, Б.Н. Марков. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 317 с.

- Поморский Ю.Л. Вариационная статистика. Ч.1 / Ю.Л. Поморский. – Л., 1931. – 310 с.

- Елисеева И.И. Общая теория статистики: [учебник] / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 386 с.

- Виноградов Ю.С. Математическая статистика и ее применение к исследованиям в текстильной промышленности / Ю.С. Виноградов. – М.: Лёгкая индустрия, 1964. – 320 с.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика / Д.В. Сивухин. – М. : Наука, 1980. – С. 132-144.

- Яворский Б.М. Основы физики: [в 2 т.] / Б.М. Яворский, А.А. Пинский. – М.: Физматлит, 2003. – Т. 2 : Колебания и волны. Квантовая физика, физика ядра и элементарных частиц. – 2003. – 552 с.

- Физиология человека : [в 2 т.] / [ Дудел Дж., Циммерман М., Шмидт Р. и др.]. – М.: Мир, 1985. – 240 с.

- König A. Die Grundempfindungen in normalen und anomalen Farbensystemen und ihre Intensitätsverteilung im Spektrum / A. König, С. Dieterici. – Z. Psychol. Physiol. Sinnesorg. – 1893. – S. 241-347.

- Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М.: Мир, 1978. – 592 с.

- Артюшин Л.Ф. Основы воспроизведения цвета в фотографии, кино и полиграфии / Л.Ф. Артюшин. – М.: Искусство, 1970. – 548 с.

- Популярная медицинская энциклопедия / [гл. ред. Б.В. Петровский]. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – 704 с.

- Юстова Е.Н. Таблицы основных колориметрических величин / Е.Н. Юстова. – М.: Изд-во стандартов, 1967. – 35 с.

- Judd D.B. CIE Proceedings / D.B. Judd. – Paris: Bureau Central de la CIE, 1951. – 11 p.

- Vos J.J. Colorimetric and photometric properties of a 2-degree fundamental observer / J.J. Vos // Color Res. Appl. – 1978. – V. 3 .– P. 125-128.

- Thomas Y. The Science of Color / Y. Thomas. – New York: Crowell Comp., 1953. – 226 p.

- Толмачов В.С. Аналіз методів визначення показника кольору лляної сировини / Толмачов В.С., Кузьміна Т.О. // Товарознавчий вісник: зб. наук. праць. – Луцьк, 2011. – Вип. 3. – С. 307-315.

- Хилевич В.С. Новое в науке, технике и производстве / В.С. Хилевич // Доработка, заготовка, хранение и переработка с/х продукции. – К.: Наукова думка, 1992. – 62 с.

- Виноградова А.Е. Определение цветовых характеристик волокна при определении качества льняной тресты / А.Е. Виноградова, В.Н. Ломагин, Е.Л. Пашин // Вестник ВНИИЛК. – 2003. – № 1. – С. 82-85.

- Патент 634093 СССР, МПК G 01 В 11/06. Способ измерения линейной плотности волокнистых материалов / Мухитдинов М.М., Мусаев Э.С., Назаров У.У., Рожков В.М.; заявитель Ферганский политехнический институт. – № 2499026/28-12; заявл. 17.06.77; опубл. 25.11.78, Бюл. № 43.

- Коробов Н.А. Развитие теории и практики построения методов измерения характеристик строения текстильных материалов и с использованием современных информационных технологий: автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра техн. наук: спец. 05.19.01 «Товароведение промышленных товаров и сырья легкой промышленности» / Н.А. Коробов. – М., 2007. – 36 с.

- Матрохин А.Ю. Компьютерное измерение показателей протяженности группы волокон / А.Ю. Матрохин, Н.А. Коробов, Б.Н. Гусев // Технология текстильной промышленности. – 2001. – № 1(259). – С. 106.

- Разработка универсального компьютерного метода измерения показателей протяженности хлопкового волокна / [Матрохин А.Ю., Шаломин О.А., Коробов Н.А. и др.] // Технология текстильной промышленности. – 2003. – № 6(275). – С. 115.

- Безымянный Ю.Г. Отображение свойств волокнистых материалов по скорости распространения упругих волн / Ю.Г. Безымянный, Е.А. Козирацкий // Акустический вестник Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Т. 9. – 2006. – № 1. – С. 15-20.

- Безымянный Ю.Г. Использование акустических характеристик для контроля структуры пористых материалов / Ю.Г. Безымянный // Электронная микроскопия и прочность материалов. – К., 1999. – С. 93-105.

- Косторнов А.Г. Пористые материалы: научные основы формирования свойств и эффективного применения / А.Г. Косторнов // Сучасне матеріалознавство XXI сторіччя. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 447-472.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов / Р. Кристенсен. – М.: Мир, 1982. – 336 с.

- Mackenzie J.К. The elastic Constants of Solid Containing Spherical Holes / J.K. Mackenzie // Proc. Phys. Soc. (B). – 1950. – Vol. 63. – № 1. – P. 2-11.

- Скороход В.В. Некоторые физические свойства высокопористых тел / В.В. Скороход // Порошковая металлургия. – 1967. – № 6. – С. 33-38.

- Бальшин М.Ю. Научные основы порошковой металлургии и металлургии волокна / М.Ю. Бальшин. – М.: Металлургия, 1972. – 336 с.

- Крючков Ю.Н. Моделирование пористой структуры и массопереноса в порошковых проницаемых материалах с учетом нелинейных структурных эффектов / Ю.Н. Крючков. – К.: Акустический вестник Института проблем материаловедения им. Францевича НАНУ, 1995. – 216 с.

- Панченко Р.М. Проходження звукової хвилі крізь пружний ізотропний шар / Р.М. Панченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Машинознавство. Обробка матеріалів у машинобудуванні. – 2009. – № 4 (51). – 155 с.

- Dion J.L. La transmission ultrasonore par in milineau stratifie a triple epaisseur avec pertes / J.L. Dion // Acustica. – 1986. – Vol. 60. – № 2. – P. 144-151.

- Защепкіна Н.М. Ультразвуковий пристрій для технологічного контролю якості текстильних матеріалів / Н.М. Защепкіна, В.Г. Здоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – № 5. – С. 40.

- Распространение ультразвука в тканях / [А.Н. Григорьев, В.А. Берестнев, Л.А. Флексер, И.Р. Бренер ] // Текстильная промышленность. – 1975. – № 12. – С. 68-70.

- Системы технического зрения (принципиальные основы, аппаратное и математическое обеспечение) / [А.Н. Писаревский, А.Ф. Чернявский, Г.К. Афанасьев и др.]; под общ. ред. А.Н. Писаревского, А.Ф. Чернявского. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд., 1988. – 424 с.

- Вайнштейн Г.Г. Обработка визуальной информации роботами (обзор) / Вайнштейн Г.Г., Завалишин Н.В., Мучник И.Б. // Автоматика и телемеханика. – 1974. – № 6. – С. 99-132.

- Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения: [учебн. пособ.] / А.В. Смирнов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 224 с.

- Смирнов А.В. Цифровое телевидение: от теории к практике / А.В. Смирнов, А.Е. Пескин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 352 с.

- Краснов А.Е. Концепция «Технология компьютерной квалиметрии для управления качеством пищевых сред» / А.Е. Краснов, Ю.А. Тырсин. – М.: МГТА, 2002. – 64 с.

- Атлас цветов восьмикрасочной системы смешения «Радуга»: [в 2-х кн.] / [И.С. Файнберг и др.] / Государственная комиссия СССР по делам издательств полиграфии и книжной торговли. – М.: Книга, 1981. – 296 л. ил., 15 x 22 см, [1] с.

- Пат. 43165 Україна, МПК G 01 В 11/00. Спосіб визначення лінійної щільності та ступеня вимочування волокна / Толмачов В.С., Кузьміна Т.О., Гілязетдінов Р.Н., Коропченко С.П., Москаленко Б.І.; заявник та патентовласник Херсонський національний технічний університет. – № u2009 00730; заявл. 02.02.09; опубл. 10.08.09, Бюл. № 15.

- AES recommended practice for professional audio – Subjective evaluation of loudspeakers. // J. Audio Eng. Soc. – 1996. – Vol. 44. – № 5. – Р. 386-401.

- Скучик Е. Основы акустики / Е. Скучик. – М., 1958. – Т. 1. ил. – С. 294-295.

- Бенькович Е.С. Практическое моделирование динамических систем / Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

- Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов химических производств: [учебн. пособ. для вузов] / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов. – М.: Высшая школа, 1991. – 400 с.

- Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии / В.В. Кафаров. – М.: Химия, 1976. – 462 с.

- Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений: ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. – [Введен 2002-11-01]. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 62 с. – (Государственный стандарт).

- Статистические методы. Контрольные карты Шухарта: ГОСТ Р 50779.42-1999. – [Введен 2000-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 32 с. – (Государственный стандарт).

- Статистическое представление данных. Определение статистических толерантных интервалов: ГОСТ Р 16269-6-2005. – [Введен 2005-06-30]. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 24 с. – (Государственный стандарт).

- Статистические методы. Показатели возможностей процессов. Основные методы расчета : ГОСТ Р 50779.44-2001. – [Введен 2002-07-01]. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 20 с. – (Государственный стандарт).

- Оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати. Частина 1. Лінійні калібрувальні характеристики: ДСТУ ISO/TR 7066-1:2007. – [Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 24 с. – (Національний стандарт України).

- Шведик М.С., Ткачик В.І. Методика розрахунку економічного ефекту конструкторської розробки дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090215 «Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва» машинобудівного факультету денної і заочної форм навчання. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2006. – 40 с.

- Экономическая эффективность стандартизации. Методы определения. Основные положения: ГОСТ 20779-81. – [Введен 1981-03-31]. – М.: Издательство стандартов, 1982. – 47 с. – (Государственный стандарт СССР).