ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН

На правах рукописи 0.

Иванов Дмитрий Валерьевич

Активность перовскитоподобных оксидов Laj.xSrx(Mn, Fe)03±s (х = 0 - 0.7) и (La1_ySry)2(Mn, Fe)04lo (у = 0.5, 0.9) в высокотемпературных реакциях разложения закиси азота и окисления метана. Роль подвижности кислорода

02.00.15 - кинетика и катализ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научные руководители д.х.н.

Исупова Любовь Александровна к.х.н.

Пинаева Лариса Геннадьевна

Новосибирск - 2012

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	11

1.1.	 Влияние подвижности кислорода на каталитические свойства оксидов со структурой перовскита в реакциях глубокого окисления углеводородов и разложения закиси азота	11

1.1.1.	 Структура перовскита	11

1.1.2.	 Каталитические свойства перовскитов в реакциях глубокого окисления углеводородов	12

1.1.4. Влияние подвижности кислорода на активность перовскитов в реакции разложения закиси азота	18

1.2.	 Подвижность кислорода в перовскитах	20

1.2.1.	 Диффузия кислорода	20

1.2.2.	 Влияние нестехиометрии на диффузию кислорода в объёме	23

1.2.3.	 Влияние микроструктуры на диффузию кислорода	26

1.2.4.	 Методы исследования процессов обмена и диффузии кислорода в перовскитах  28

1.2.5.	 Изотопно-динамическй метод обмена кислорода	32

1.3.	Методы синтеза перовскитов	35

1.3.1.	 Метод Pechini	35

1.3.2.	 Механохимический метод	37

Заключение к литературному обзору	39

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	42

2.1.	 Методы получения катализаторов	42

2.2.	 Методы исследования катализаторов	42

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО СОСТАВА, МИКРОСТРУКТУРА И СТАБИЛЬНОСТЬ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ Lai_xSrx(Mn, Fe)03±s (х = 0-1) и (Lai.ySry)2(Mn, Fe)04±e (у = 0.5, 0.9)	50

3.1.	 Фазовый и поверхностный состав, микроструктура и термическая стабильность оксидов Lai.xSrxMn03±5 (х = 0 - 1), приготовленных по методу Pechini	50

3.2.	 Фазовый состав оксидов Lai.xSrxFe03_5 (х = 0 - 1), приготовленных по методу Pechini	58

3.3.	 Фазовый и поверхностный состав, микроструктура и термическая стабильность оксидов Lao 4Sro.6Fe03-s, приготовленных механохимическим методом	61

3.4.	Синтез и физико-химические свойства перовскитоподобных оксидов со структурой «слоистого перовскита» состава (Lai_ySry)2Mn(Fe)04±e (у = 0.5, 0.9)	67

Заключение к главе 3	71

ГЛАВА 4. ПОДВИЖНОСТЬ КИСЛОРОДА В ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДАХ СОСТАВА (Lai.xSrx)(Mn, Fe)03±5 (х = 0-0.7) и (La!.ySry)2(Mn, Fe)04±e (у = 0.5, 0.9)	72

4.1.	 Система (Lai.xSrx)Mn03±6 (х = 0-0.7) и (Lai.ySry)2Mn04±e (у = 0.9)	72

4.1.1.	 Формы кислорода и их количество по данным ТПД Ог	72

4.1.2.	 Изотопно-динамический обмен кислорода	74

4.2.	 Система Lao.4Sro.6Fe03^ (х = 0.6) и LaSrFe04±e	87

4.2.1.	 Формы кислорода и из количество по данным ТПД Ог	87

4.2.2.	 Изотопно-динамический обмен кислорода	89

Заключение к главе 4	92

ГЛАВА 5. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ Lai.xSrx(Mn, Fe)03±5 (х = 0-0.7) и (Lai.ySry)2(Mn, Fe)04±e (У = 0.5, 0.9) В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕАКЦИЯХ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА И РАЗЛОЖЕНИЯ ЗАКИСИ АЗОТА	94

5.1.	 Влияние подвижности кислорода на каталитическую активность перовскитоподобных оксидов Laj.xSrx(Mn, Fe)03±5 (х = 0-0.7) и (Laj.ySry)2(Mn, Fe)04±e (у = 0.5, 0.9) в реакции окисления метана	94

5.1.1.	 Система Lai-xSrxMn03±s (х = 0-0.7) и Lao.2Sri.8Mn04±e	94

5.1.2.	 Система Lai-xSrxFe03-s (х = 0-0.7) и LaSrFe04±e	99

5.2.	 Влияние подвижности кислорода на каталитические свойства перовскитоподобных оксидов Lai.xSrx(Mn, Fe)03±§ (х = 0-0.7) и (Lai_ySry)2(Mn, Fe)04±e (у = 0.5, 0.9) в высокотемпературной реакции разложения закиси азота	102

5.2.1.	 Система Lai-xSrxMn03±s (х = 0-0.7) и (Lai.ySry)2Mn04±e (у = 0.9)	102

5.2.2.	 Система Lao.4Sro.6Fe03-s и LaSrFe04±e	104

5.2.3.	 Исследование переноса 180 при изотопном замещении 18Ог + Не / N2O + Не на образце ЬаМпОз±а	106

Заключение к главе 5	115

ВЫВОДЫ	117

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	119

ВЫВОДЫ

	Определенфазовыйиповерхностныйсоставмикроструктураперовскитов±синтезированныхпометодуТпр°СчасанавоздухеУстановленочтоприхобразуетсяоднофазныйперовскитприхманганитыихферритыформируетсянеоднофазнаясистемаособенностьюкоторойявляетсяобразованиеперовскитоподобнойфазыслоистогоперовскита±вприповерхностномслоечастицПоказаночтофазовыйсоставнеоднофазныхобразцовстабиленпринагреваниидо°Снавоздухеиввакууме

	Определенфазовыйсоставмикроструктураистабильностьперовскитоподобныхоксидовсоструктуройслоистогоперовскита±и±Показаночтосложныеоксиды±и±стабильныпринагреваниидо°Снавоздухе

	Изотопнодинамическимметодомисследованобменкислородавобразцах±хи±при°СПоказаночтосувеличениемсодержаниявфазеперовскитавозрастаетскоростьдиффузиикислородавобъёмезасчетувеличенияколичествабыстрообменивающегосякислородаПосравнениюсманганитамиферритылантанахарактеризуютсябольшейскоростьюдиффузиикислородавобъёменоменьшейскоростьюповерхностногообменакислорода

	Впервыеизученобменкислородавобразцахслоистогоперовскита±и±при°СПосравнениюсперовскитамисблизкимсодержаниемстронцияслоистыеперовскитыхарактеризуютсяболеевысокойскоростьюобменакислороданаповерхностиноменьшейскоростьюдиффузиикислородавобъёме

	Установленочтодлязамещенныхферритовлантанаформированиевприповерхностномслоечастицфазыслоистогоперовскитаприводиткувеличениюскоростиобменакислороданаповерхностиприсохранениивысокойскоростидиффузиикислородавобъёме

	ПоказаночтодлязамещенныхманганитовиферритовлантанавысокотемпературныереакцииокисленияметанаиразложениязакисиазотапротекаютсучастиемобъёмногокислородасложногооксидапоокислительновосстановительномумеханизмуДляманганитовлантанаустановленакорреляциямеждускоростямикаталитическихреакцийокисленияметанаиразложениязакисиазотаиэффективнымкоэффициентомсамодиффузиикислородавобъёмеДляферритовлантанавследствиеболеевысокойподвижностикислородавобъемекаталитическаяактивностькоррелируетсоскоростьюобменакислородавприповерхностномслое

Предложенакинетическаясхемавысокотемпературныхреакцийразложениязакисиазотаиокисленияметананазамещенныхманганитахиферритахлантанаоднойизстадийкоторойявляетсяреокислениевосстановленногоцентракислородомрешетки

6

6