Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

На правах рукописи

ЛИЩЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА

УДК 691.327: 666.974.2

ЖАРОСТОЙКИЕ ПЕНОБЕТОНЫ С ПОВЫШЕННЫМИ

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

05.23.05 – строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Ефремов Александр Николаевич

доктор технических наук, доцент

Ідентичність всіх примірників

дисертації засвідчую

Вчений секретар спецради

Д 12.085.01					Назім Я.В.

Макеевка - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО-КОНСТРУКЦИОННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ И ОГНЕУПОРНЫХ БЕТОНОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ …………………………………………………….. | 12 |
| 1.1 Особенности выбора вяжущих …………………………………….. | 12 |
| 1.1.1 Вяжущие на основе портландского цемента ……………………. | 12 |
| 1.1.2 Вяжущие на основе глиноземистых цементов …………………. | 20 |
| ## 1.2 Лёгкие жаростойкие бетоны на пористых заполнителях ………... | 27 |
| ## 1.3 Ячеистые жаростойкие и огнеупорные бетоны ………………….. | 33 |
| 1.4 Теоретические предпосылки, основная научная гипотеза и задачи исследования ………………………………………………………… | 40 |
| 1.5 Выводы по разделу 1 ………………………………………………... | 43 |
| # РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ # МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ # ИССЛЕДОВАНИЙ…………………………………………………….. | 44 |
| ## 2.1 Характеристика исходных материалов ……………………………. | 44 |
| ## 2.2 Методы экспериментальных исследований ……………………...... | 45 |
| ## 2.3 Выводы по разделу 2 ………………………………………………… | 47 |
| ## РАЗДЕЛ 3 ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ЖАРОСТОЙКИХ И ОГНЕУПОРНЫХ ВЯЖУЩИХ …………………………………… | 48 |
| 3.1 Влияние дисперсных золошлаковых отходов ТЭС на физико-механические свойства вяжущих на основе портландского цемента ……………………................................................................. | 48 |
| 3.2 Влияние дисперсных шамота и технического глинозема на физико-механические свойства камня вяжущих глиноземистых цементов ………………………………………………………………….. 3.3 Выводы по разделу 3 ………………………………………………… | 53 63 |
| ## РАЗДЕЛ 4 СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАМНЯ ВЯЖУЩИХ ПРИ ТВЕРДЕНИИ И ПРОГРЕВЕ ………… | 64 |
| 4.1 Влияние добавок золошлаковых отходов ТЭС на структурно-фазовые изменения портландцементного камня ………………….. | 64 |
| 4.2 Влияние добавок шамота и технического глинозема на структурно-фазовые изменения камня глиноземистых цементов ……………………………………………………………... | 70 |
| 4.3 Выводы по разделу 4 ………………………………………………... | 80 |
| ## РАЗДЕЛ 5 ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОНОВ …………………………………………………......... | 82 |
| ## 5.1 Термомеханические свойства пенобетонов на основе тонкодисперсных компонентов …. ………………………………… | 82 |
| 5.2 Влияние керамзита фракции 0-5 мм на термомеханические свойства портландцементных пенобетонов …………………………….. | 88 |
| 5.3 Влияние вспученного перлита фракции 0-5 мм на термомеханические свойства пенобетонов на основе глиноземистых цементов …………………………………………… | 91 |
| 5.4 Оптимизация составов пенобетонов на портландцементе по показателям физико-механических свойств ………………………. | 95 |
| 5.5 Выводы по разделу 5 ………………………………………………... | 99 |
| РАЗДЕЛ 6 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖАРОСТОЙКИХ ПЕНОБЕТОНОВ ………………………………… | 101 |
| 6.1 Результаты опытно-промышленного внедрения ………………...... | 101 |
| 6.2 Технико-экономическая оценка разработанных бетонов ………… | 103 |
| 6.3 Выводы по разделу 6 ………………………………………………... | 105 |
| ВЫВОДЫ ………………………………………………………………... | 106 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………… | 109 |
| Приложение А ………………………………………………………........... | 125 |
| Приложение Б …………………………………………………………… | 129 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. За последние 50 лет среди фундаментальных достижений в области жаростойких (огнеупорных) материалов одно из первых мест принадлежит быстрому росту производства бетонов. Так, в США, Германии, Японии в период 1960-2010 г.г. доля бетонов в общем объеме потребления  огнеупоров увеличилась с 1-3 до 40-45%. Это стало возможным благодаря разработке новых, модифицированных вяжущих, а также  высокой экономической эффективности бетонов для производителя и технико-экономическими преимуществами для потребителя. По сравнению с обжиговыми штучными огнеупорными изделиями применение бетонов позволяет: в 1,5-2 раза сократить расход топлива; в 3-4 раза уменьшить трудозатраты при производстве изделий, строительстве и ремонте теплоагрегатов; в 1,3 - 2 раза увеличить стойкость футеровок за счет уменьшения термических напряжений.

ДСТУ Б В.2.7 – 249:2011 «Бетони жаростійкі. Технічні умови» (ГОСТ 20910) предусматривает производство только газобетонов со средней плотностью 600-1000 кг/м3.  В них до температуры 1000оС в качестве вяжущих должен использоваться портландцемент с тонкомолотым шамотом, до температуры  соответственно 1200 и 1400оС – глиноземистый и высокоглиноземистый цементы без тонкомолотых добавок.

Указанный стандарт определяет, что при максимальной температуре применения огневая усадка ячеистых бетонов не должна превышать 2%. Для снижения огневой усадки в состав бетонов вводятся шамотные либо корундовые заполнители фракции до 5мм. Расход песков составляет 150-370 кг/м3. Такие бетоны характеризуются следующими недостатками:

- применение в портландцементных композициях с температурой службы до 1000оС для связывания СаО, образующегося при обжиге, дорогого и дефицитного тонкомолотого шамота нецелесообразно;

- использование плотных, тяжелых шамотных и корундовых песков не позволяет получить теплоизоляционные поризованные легкие бетоны со средней плотностью ниже 600 кг/м3;

- из-за низкой щелочности жидкой фазы для интенсификации газообразования в смеси вводят 2-8% гидроксидов кальция или натрия, что  удорожает бетон, должно увеличить огневую усадку, снизить высокотемпературную прочность и огнеупорность материала;

- применение глиноземистого цемента без стабилизирующих добавок снижает прочность бетона в результате сушки, обязательной перед прогревом выше температуры 110оС.

Технология и свойства газо- и пенобетонов практически идентичны. Основным недостатком пенобетонов является применение пенообразователей, большинство из которых являются сильными замедлителями твердения цементов, особенно на стадии набора пластической прочности, необходимой для разрезки массива и его сопротивления температурным напряжениям вначале тепловлажностной обработки. Это увеличивает время предварительной выдержки бетонного сырца с 4-8 до 8-24 часов.  Однако пенобетоны отличает более мелкая и равномерная пористость и, при прочих равных условиях, более высокая прочность [35].

Снижение средней плотности – основной фактор уменьшения коэффициента теплопроводности материалов. Анализ литературы показывает, что с применением современных пенообразователей можно получить жаростойкие пенобетоны со средней плотностью ниже 500 кг/м3, с повышенными термомеханическими свойствами и без указанных недостатков газобетонов.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Исследования выполнялись в соответствии с направлениями реализации "Программы научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 г." в рамках научно-технического проекта Д-2-03-11 "Разработка новых высококачественных композиционных материалов в виде устойчивых к коррозии и высокопрочных бетонов и исследование особенностей их работы в условиях объемного напряженно-деформированного состояния и повышенных температур" (2011-2012 гг., № 0111U001805), Д-2-04-13 "Новые композиционные материалы для промышленного и дорожного строительства, которые отличаются повышенной долговечностью, пониженной ресурсоемкостью и энергоемкостью производства" (2013-2014 гг., № 0113U001920). Автор диссертации является исполнителем перечисленных НИР: проводил экспериментальные исследования по разработке технологии и определения свойств жаростойких пенобетонов с повышенными термомеханическими свойствами, внедрение разработок в производство.

Цель работы - разработка составов и технологии жаростойких ячеистых бетонов с нормированной усадкой и температурой применения до 1500ºС за счет модификации портландцементной матрицы золошлаковыми отходами ТЭС, а матрицы глиноземистых цементов - шамотом и глиноземом.

Задачи исследований:

- определить влияние количества и вида добавок дисперсных золошлаковых отходов ТЭС на изменение физико-механических свойств портландцементного камня после прогрева при температурах 110-1000ºС;

- установить зависимость физико-механических свойств камня глиноземистых цементов после прогрева при температурах 110-1500ºС от количества тонкомолотых добавок шамота и глинозема;

- исследовать влияние дисперсных добавок на структурно-фазовые изменения камня цементов после твердения в нормальных условиях и прогрева при температурах до 800-1300ºС;

- изучить изменения физико-механических свойств бетонов после прогрева от содержания мелких заполнителей из керамзита и вспученного перлита;

- оптимизировать составы ячеистых бетонов, определить их предельные температуры применения, провести опытно-промышленное внедрение и оценить технико-экономическую эффективность разработанных бетонов.

Объект исследования – процессы формирования структуры камня вяжущих на основе портландского и глинозёмистых цементов, а также жаростойких бетонов на их основе с повышенными термомеханическими свойствами.

Предмет исследования – вяжущие на основе портландского и глиноземистых цементов со структурообразующими компонентами и микронаполнителями, жаростойкие и огнеупорные теплоизоляционные и конструкционно-теплоизоляционные бетоны на их основе.

Методы исследования: экспериментальные исследования выполнены стандартными и специальными методами с использованием аттестованных средств измерений и испытательного оборудования. Использованы современные методы анализа: дифференциальный термографический (ДТА), рентгенофазовый (РФА) и инфракрасной спектроскопии (ИКС). Определение физико-механических и деформационных свойств бетонов проведено по стандартным методикам. Оптимизация состава бетонов выполнена с использованием математического моделирования. Для обработки и анализа результатов экспериментов применены методы математической статистики.

Научная новизна полученных результатов заключается в усовершенствовании составов портландского и глиноземистых цементов для пенобетонов с повышенными термомеханическими свойствами. Это стало возможным в результате того, что впервые установлено:

- добавки к портландцементу золы-унос, или молотого шлака ТЭС не только связывают гидроксид кальция (К.Д. Некрасов), но и снижают основность гидросиликатов кальция, что способствует менее деструктивной их дегидратации и перекристаллизации в волластонит - СaO∙SiO2 вместо β-2СaO∙SiO2, модификационное превращение которого в γ-2СaO∙SiO2 разрушает цементный камень;

- в результате спекания дегидратированных и аморфизированных силикатов кальция с золой-унос или шлаком ТЭС после прогрева при температуре 800оС образуется значительное количество геленита, устойчивого при высоких температурах, что также существенно упрочняет дегидратированный портландцементный камень;

- за счет более высокой пуццолановый активности введение одинакового количества молотого шлака вместо золы-унос ТЭС позволяет получать более активные вяжущие, однако после прогрева при температуре 800оС прочность цементного камня на обоих добавках выравнивается, то есть для жаростойких композиций лучше применять золу-унос, так как она не требует помола;

- введение добавок шамота и технического глинозема, вследствие связывания Сa(OН)2 гидратированными соответственно кремнеземистым стеклом и оксидом алюминия, предотвращает перекристаллизацию основного продукта твердения глиноземистого цемента - СaO∙Al2O3∙10Н2О в 3СaO∙Al2O3∙6Н2О, в результате чего прочность цементного камня после твердения в нормальных условиях и последующей сушки при температуре 110оС не снижается;

- добавка в глиноземистый цемент тонкомолотого шамота вызывает при обжиге взаимодействие его кремнеземного стекла с алюминатами кальция и образует дополнительную кристаллическую связку из ромбического анортита - СaO∙Al2O3∙2SiO2, что повышает относительную остаточную прочность цементного камня после полной дегидратации;

- после перекристаллизации основного продукта твердения глиноземистого цемента - СaO∙Al2O3∙10Н2O в СaO∙Al2O3 добавка тонкомолотого технического глинозема способствует при обжиге образованию дополнительного количества диалюмината кальция - СaO∙2Al2O3, что сопровождается расширением, т.е. снижением общей огневой усадки камня вяжущего и пенобетона на его основе; аналогичное явление при введении глинозема в высокоглиноземистый цемент перекрывается уплотнением камня вследствие упорядочения структуры и рекристаллизации γ-Al2O3, что вызывает дальнейшую усадку, но увеличивает остаточную прочность вяжущей матрицы пенобетона.

Практическое значение полученных результатов:

- доказано, что введением 20-60% дисперсных добавок золошлаковых отходов, шамота и технического глинозема можно существенно повысить прочность и снизить усадку камня портландского, глиноземистого и высокоглиноземистого цементов, это повысит долговечность высокотемпературных бетонов, особенно ячеистых;

- установленные зависимости прочности, усадки, средней плотности и открытой пористости камня вяжущих и бетонов от содержания добавок и температуры прогрева позволяют целенаправленно выбирать составы ячеистых бетонов в зависимости от условий эксплуатации;

- выявлено, что применение тонкомолотых добавок и мелких заполнителей снижает общую усадку ячеистых бетонов, что повышает их трещиностойкость и долговечность при температурах свыше 300-700ºС;

- разработаны жаростойкие теплоизоляционные и теплоизоляционно-конструкционные ячеистые бетоны с предельной температурой 900-1500ºС, что на 100-300ºС выше температуры применения известных составов ячеистых бетонов;

- разработана технологическая инструкция на производство неавтоклавных теплоизоляционных изделий, опытно-промышленное производство которых на СЕ «Донбассэнергоспецремонт» ПАО «Донбассэнерго» показало высокую технико-экономическую эффективность и перспективность применения для монолитной и сборной теплоизоляции теплоагрегатов металлургии, коксохимии, стройиндустрии и т.д.

Личный вклад соискателя заключается в выполнении экспериментальных исследований, обработке полученных результатов и внедрении разработанных материалов в производство, что отражено в научных трудах:

- установлено, что введение 40% золошлаковых отходов вызывает в цементном камне, дегидратированном при 800ºС, полное связывание СаО и перевод 2СаО·SiO2 в устойчивый СаО·SiO2. Это предотвращает гашение СаО и модификационное превращение 2СаО·SiO2 при охлаждении, способствует уплотнению и повышению остаточной прочности цементного камня после обжига при 800ºС [45, 47];

- показано, что тонкомолотые шамот и глинозем, снижая в приемлемых диапазонах исходную прочность камня вяжущих на основе глиноземистых цементов, существенно повышают его прочность после обжига при температуре 800ºС, сокращают усадку, снижают среднюю плотность и повышают пористость вяжущей матрицы цементов, что будет благоприятно влиять на теплозащитные свойства бетонов на их основе [88, 46];

- выявлено влияние различных видов и содержания золошлаковых отходов ТЭС на физико-механические свойства жаростойких пенобетонов: среднюю плотность, потери массы и линейную усадку; прочность после твердения в нормальных условиях и последующих сушки и обжига при температуре 800ºС [48];

- установлено, что введение в пенобетоны 20-60% керамзита фракции 0-5 мм от массы вяжущего снижает усадку с 2-3% до 0,11-0,86%, увеличивает относительную остаточную прочность бетонов, что позволяет повысить предельную температуру применения пенобетонов с 600-800ºС до 1000ºС [49];

- показано, что введение в портландцемент золы-унос или шлака ТЭС не только связывает гидроксид кальция, но и снижает основность гидросиликатив кальция, что способствует менее деструктивной их перекристаллизации в безводные минералы [50].

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены на национальных и международных конференциях и семинарах: "Современные строительные материалы" (Макеевка, 2010, 2011, 2012); "Ресурсосберегающие материалы, конструкции, здания и сооружения" (Ровно, 2010); "Современные строительные материалы, конструкции и инновационные технологии возведения зданий и сооружений" (Макеевка, 2010); "Структурообразование, прочность и механика разрушений композиционных строительных материалов и конструкций" (Одесса, 2010, 2012).

Публикации: по теме диссертации опубликовано семь статей в научных журналах и сборниках научных трудов, входящих в перечень специализированных изданий Украины (одна статья без соавторства).

Структура и объём диссертации: работа состоит из введения, шести разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Работа изложена на 139 страницах, в том числе 108 страниц основного текста, 16 страниц списка использованных источников, 15 страниц приложений.

ВЫВОДЫ

1. Теоретически и экспериментально обоснованы составы и технология ячеистых бетонов марок D400 и D800 с нормированной огневой усадкой (менее 2%), повышенной прочностью при сжатии после обжига при 800оС - 0,23-3,67 МПа (27-75% от прочности бетона после сушки при 110оС) и температурой применения до 1500ºС, что достигается за счет модификации матрицы портландцемента дисперсными золошлаковыми отходами ТЭС, матрицы глиноземистых цементов - шамотом и глиноземом.

2. Установлено, что добавки золы-унос и молотого шлака ТЭС повышают остаточную прочность, снижают усадку камня вяжущих при этом более высокая пуццолановая активность молотого шлака по сравнению с золой-унос ТЭС позволяет получать более активные вяжущие, однако после прогрева при температуре 800оС прочность образцов цементного камня на обоих добавках выравнивается, то есть для жаростойких композиций более целесообразно применение золы-унос, поскольку она не требует помола.

3. Доказано, что добавки к глиноземистым цементам шамота и глинозема, снижая в приемлемых диапазонах исходную прочность камня вяжущих, существенно повышают его прочность после обжига при температуре 800оС, снижают усадку, среднюю плотность и повышают пористость вяжущей матрицы, что будет благоприятно влиять на теплозащитные свойства легких бетонов на их основе.

4. Показано, что добавки дисперсных золошлаковых отходов ТЭС к портландцементу, не только связывают СаО, но и снижают основность гидрасиликатов кальция частично при твердении и полностью – при обжиге, что предотвращает разрушение обожженной пенобетонной матрицы в результате гашения извести и модификационного преобразования β-2СaO∙SiO2 ↔ γ-2СaO∙2SiO2 при практически неизбежных процессах охлаждения и повторных нагревов.

5. Определено, что в результате спекания дегидратированных и аморфизированных силикатов кальция с глиноземом золы и шлака ТЭС после прогрева при температуре 800оС образуется значительное количество геленита - 2СaO∙Al2O3∙SiO2, устойчивого при высоких температурах, что также существенно укрепляет дегидратированный цементный камень.

6. Изучено влияние добавок тонкомолотого шамота и технического глинозема на процессы структурообразования камня вяжущего на основе глиноземистого и высокоглиноземистого цементов при различных температурах. Установлено, что:

- добавки предотвращают перекристаллизацию основного продукта твердения глиноземистого цемента СaO∙Al2O3∙10Н2О в 3СaO∙Al2O3∙6Н2О, вследствие чего снижения прочности камня при твердении в нормальных условиях и дальнейшей сушки не происходит;

- взаимодействие кремнеземистого стекла тонкомолотого шамота с алюминатами кальция глиноземистого цемента при обжиге и образование дополнительной кристаллической связки ромбического анортита СaO∙Al2O3∙2SiO2, повышают относительную остаточную прочность цементного камня после полной дегидратации в результате обжига;

- образование дополнительного количества диалюмината кальция, упорядочение структуры и рост кристаллов γ-Al2O3, которое происходит после перекристаллизации СaO∙Al2O3∙10Н2O в СaO∙Al2O3 при обжиге, вызывает повышение остаточной прочности камня вяжущего на основе высокоглиноземистого цемента с добавкой технического глинозема.

7. Показано, что когда огневая усадка является определяющей характеристикой и должна составлять менее 2% пенобетоны могут применяться до температуры: на портландцементе и золошлаковых отходах ТЭС – 300-600оС; на глиноземистом цементе, шамоте или глиноземе – 1300оС; на высокоглиноземистом цементе с глиноземом или без него – 1300-1500оС. Для более высоких температур в пенобетоны следует добавлять мелкие заполнители: на основе портландцемента до температуры 1000-1100оС – керамзит, на основе глиноземистых цементов до температуры 1200-1500оС – вспученный перлит, снижающие усадку бетонов в 2,5-12 раз.

8. Осуществлено опытно-промышленное внедрение теплоизоляционных изделий из полученных бетонов согласно разработанной технологической инструкции, которое показало, что по всем техническим показателям изделия соответствуют требованиям ДСТУ Б В.2.7 – 164:2008. Годовой экономический эффект при производстве 800 м3 продукции составляет 1982816 грн. Полученные результаты промышленного внедрения позволяют утверждать о значительной перспективе применения разработанных бетонов для монолитной и сборной теплоизоляции теплоагрегатов предприятий металлургии, коксохимии, стройиндустрии и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- А.с. 1381104. Сырьевая смесь для изготовления теплоизоляционных изделий / Н.В. Шпирько, Л.И. Чумак, В.И. Татаренко. Опубл. 1988. Бюл. №10.

- А.с. 300446 СССР МПК С 04В 43/02. Высокотемпературный теплоизоляционный материал // Горлов Ю.П., Астахов Ю.А., Журба В.П. и др. (СССР)/ Открытия. Изобретения. 1971, № 13.

- А.с. 550361 СССР М. Кл. С 04 В 15/02. Ячеистобетонная смесь // Баранов А.Т., Воробьев А.А., Дудеров Ю.Г., Гаспарян А.А. (СССР) / Открытия. Изобретения. 1977, № 10.

- Ахвердов И.Н.  Лёгкий бетон / И.Н. Ахвердов, Н.С. Годзиев, И.М. Овадовский. – М.: Госстройиздат, 1955. – 134 с.

- Багров Б.О. Жаростойкий ячеистый бетон на шлакощелочном вяжущем / Б.О. Багров // Бесцементные жаростойкие бетоны на основе природного и техногенного сырья: Сб. статей. – Махачкала: АН СССР, 1988. – С. 96-97.

- Баженов Ю.М. Перспективы применения математических методов в технологии сборного железобетона / Ю.М. Баженов, В.А. Вознесенский. – М.: Стройиздат, 1974. – 192 с.

- Баженов, Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов. – М.: Высшая школа, 1987. - 415 с.

- Бакунов В.С. Практикум по технологии огнеупоров и керамики / В.С. Бакунов, В.Л. Балкевич, И.Я. Гузман и др. – М.: Стройиздат, 1972. – 352 с.

- Балкевич В.Л. О муллите и муллитоподобных соединениях в системе Al2O3-SiO2 / В.Л. Балкевич, А.В. Беляков, Е.Р. Менькова  // Огнеупоры. – 1984. - №1. – С. 23-27.

- Балкевич В.Л. Техническая керамика / В.Л. Балкевич – М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.

- Баранова А.Т. Ячеистые бетоны с пониженной объемной массой / А.Т. Баранова, В.В. Макаревич. – М.: Стройиздат, 1974. – 118 с.

- Белянкин Д.С. Физико-химические системы силикатной технологи / Д.С. Белянкин, В.В. Лапин, Н.А. Торопов. – М.: Промстройиздат, 1954. – 372 с.

- Берг Л.Г. Введение в термографию / Л.Г. Берг. - М.: Изд. АН СССР, 1969. – 395 с.

- Бетони жаростійкі. Технічні умови (ГОСТ 20910-90, MOD): ДСТУ Б В.2.7-249:2011. – [Чинний від 2012-12-01]. – Київ: Украрбудінформ, 2012. – 23 с. – (Національний стандарт України).

- Бильдюкевич B.Л. Состояние и основные направления развития производства ячеистобетонных изделий в СНГ и за рубежом / B.Л. Бильдюкевич и др. // Строительные материалы. – 1992. - №9. – С. 5-7.

- Бойкова А.И. Твёрдые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л.: Наука, 1974. – 99 с.

- Бондарь А.Г.  Математическое моделирование в химической технологии  / А.Г. Бондарь. – К.: Вища школа, 1973. – 280 с.

- Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии / А.Г. Бондарь, Г.А. Статюха, И.А. Потяженко. – К.: Вища школа, 1980. – 264 с.

- Будников П.П. Новая керамика / П.П. Будников, И.А. Булавин, Г.А.

Выдрик и др. – М.: Стройиздат, 1969. – 312 с.

- Будников П.П. Технология керамики и огнеупоров / П.П. Будников. – М.: Стройиздат, 1962. – 575 с.

- Бутт Ю.М. Гидротермальная обработка бетона при атмосферном давлении / Ю.М. Бутт, В.М. Колбасов, В.В. Тимашев // Пятый международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1973. – С. 325-351.

- Бутт Ю.М. О природе вяжущих свойств силикатов кальция / Ю.М. Бутт,  В.Е. Каущанский // Цемент. – 1971. - №10. – С.19-20.

- Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М.: Высшая школа, 1973. – 220 с.

- Бутт Ю.М., Твердение вяжущих при повышенных температурах / Ю.М. Бутт, Л.Н. Рашкович – М.: Стройиздат, 1965. – 223 с.

- Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев. – М.: Высшая школа, 1980. – 472 с.

- Владимиров B.C. Новое поколение теплозащитных и огнеупорных материалов / B.C. Владимиров, H.A. Карпухин, С.Е. Мойзис // Журнал "По всей стране". – 2002. - №8 (323). – С. 14-17.

- Вернигорова В.Н. Современные методы исследования строительных материалов / В.Н. Вернигорова, Н.И. Макридин, Ю.А. Соколова. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 239 с.

- Вознесенский В.А. Современные методы оптимизации композиционных материалов / В.А. Вознесенский, В.Н. Выровой, В.Е. Керш и др. – К.: Будивельник, 1983. – 144 с.

- Волженский А.В. Бетоны и изделия на шлаковых и зольных цементах / А.В. Волженский, Ю.С. Буров, Б.Н. Виноградов и др. – М.: Стройиздат, 1963. – 364 с.

- Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества / А.В. Волженский. – М.: Стройиздат, 1986. – 464 с.

- Волженский А.В. Применение зол и топливных шлаков в производстве строительных материалов / А.В. Волженский, И.А. Иванов, Б.Н. Виноградов. – М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.

- Геллер Л. Термическое разложение гидросиликатов кальция / Л. Гелер // Третий международный конгресс по химии цемента. – М.: Госстройиздат, 1958. – С. 157-162.

- Гладких К.В. Изделия из ячеистых бетонов на основе шлаков и зол / К.В. Гладких. – М.: Стройиздат, 1976. – 256 с.

- Горлов  Ю.П. Огнеупорные и теплоизоляционные материалы  / Ю.П. Горлов, Н.Ф. Ерёмин, Б.У. Седунов. – М.: Стройиздат, 1976. – 192 с.

- Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных материалов / Ю.П. Горлов, А.П. Меркин, А.А. Устенко. – М.: Стройиздат, 1980. – 316 с.

- Горлов  Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий / Ю.П. Горлов. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.

- Горчаков  Г.И. Строительные материалы / Г.И. Горчаков, Ю.М. Баженов. – М.: Стройиздат, 1986. – 688 с.

- Горшков В.С. Термография строительных материалов / В.С. Горшков.  – М.: Стройиздат, 1968. – 239 с.

- Горшков В.С. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений / В.С. Горшков, В.Г. Савельев, Н.Ф. Федоров. – М.: Высшая школа, 1988. – 400 с.

- Горяйнов К.Э. Технология теплоизоляционных материалов и изделий / К.Э. Горяйнов, С.К. Горяйнова. – М.: Стройиздат, 1982. – 376 с.

- Гурвич, И.Е. О влиянии нагревания на прочность цементов / И.Е. Гурвич // Цемент, 1938. - № 12. – С. 12-15.

- Денисов Д.Е. Огнеупорные (жаростойкие) бетоны для нефтехимической и нефтеперабатывающей промышленности / Д.Е. Денисов, А.Б. Жидков, В.В. Власов // "СФЕРА Нефтегаз", 2006. – С. 10-14.

- Дош В. К кристаллохимии тетрагидроалюмината кальция / В.Дош, Х.Келлер // Шестой международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1976. – (III). – С.141-146.

- Ефремов А.Н. Влияние вида золошлаковых отходов теплоэлектростанций Донбасса на прочностные свойства щелочных алюмосиликатных вяжущих и бетонов на их основе / А.Н. Ефремов, Е.А. Рудич, В.Г. Вешневская, Я.В. Квитко. - Композиційні матеріали для будівництва. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДГАСА, 2003. – Вип. 2003 – 1 (38). – С. 60-62.

- Ефремов А.Н. Влияние добавок шлака и золы-унос ТЭС на жаростойкие свойства портландцементного камня /  А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – Вип. 2010-1(81). – С.221-225.

- Ефремов А.Н. Влияние добавок шамота и технического глинозема на жаростойкие свойства камня глиноземистых цементов / А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –Одеса: "Зовнішрекламсервіс", 2010. – Вип. 39 (Ч.1). – С.220-229.

- Ефремов А.Н. Влияние количества добавок золошлаковых отходов ТЭС на жаростойкие свойства портландцементного камня /  А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко // Ресурсоекономні матеріали, будівлі та конструкції. Збірник науковіх праць НУВГП. Вип. 20. – Рівне: НУВГП, 2010. – С. 51-56.

- Ефремов А.Н. Влияние добавок шлака и золы-унос ТЭС на жаростойкие свойства портландцементных пенобетонов / А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2011. – Вип. 2011-1(87). – С.112-115.

- Ефремов А.Н. Влияние мелкого керамзитового заполнителя на жаростойкие свойства портландцементных пенобетонов / А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2012. – Вип. 2012-1(93). – С. 121-124.

- Ефремов А.Н. Специфика влияния золы-унос и шлака ТЭС на изменение фазового состава продуктов твердения портландцемента в процессе нагрева / А.Н. Ефремов, А.Н. Лищенко, Т.П. Киценко, В.В. Лащивский // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: «Зовнішрекламсервіс», 2012. – Вип. 48 (Ч.1). – С. 191-197.

- Ефремов А.Н. Огнеупорные бетоны на основе щелочных вяжущих с повышенными термомеханическими свойствами / А.Н. Ефремов, П.В. Кривенко. – Макеевка: ДонНАСА, 2008. – 187 с.

- Жданова Н.П. Экономическая эффективность применения жаростойких бетонов на глиноземистых цементах / Н.П. Жданова, А.П. Тарасова, Т.А. Лютикова, А.А. Арзуманян // Бесцементные жаростойкие бетоны на основе природного и техногенного сырья. – Махачкала, 1988. – 117 с.

- Жуков В.В.,  Жданова Н.П. Жаростойкие бетоны в строительстве / В.В. Жуков, Н.П. Жданова // Обзорно-аналитическая справка. – М.: ВНИИНТПИ, 1989. – 74 с.

- Жуков В.В. Огнестойкость железобетонных конструкций и жаростойкие бетоны / В.В. Жуков // Бетон и железобетон. – 1997. - № 5. – С. 34-35.

- Зализовский Е.В. Высокоглиноземистые цементы алюмотермического производства и бетоны на их основе: автореф. дис. на получ. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 "Строительные материалы и изделия" / Зализовский Е.В. – Челябинск, 1975. – 27 с.

- Замятин С.Р. Влияние структурных и фазовых превращений на термомеханические свойства шамотного бетона / С.Р. Замятин, В.Д. Кокшаров, А.К. Пургин // Огнеупоры. – 1977. – №1. – С. 52-57.

- Ильюха Н.Г. Огнеупорные цементы / Н.Г. Ильюха, М.Т. Мельник. – М.: Высшая школа, 1985. – 168 с.

- Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона: СН 277-80 (Госстрой СССР). – М.: Стройиздат, 1981. – 47 с.

- Инструкция по технологии приготовления жаростойких бетонов. СН 156-79. – М.: Стройиздат, 1979. – 40 с.

- Карпова A.JI. Жаростойкий газобетон на глиноземистом и высокоглиноземистом цементе / А.Л. Карпова // Применение жаростойких бетонов и железобетона при строительстве тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности. – М., 1976. – С. 45-47.

- Карпова А.Л. Жаростойкий газобетон на основе глиноземистого и высокоглиноземистого цементов: автореф. дис. на получ. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 "Строительные материалы и изделия" / Карпова А.Л. – М.: 1977. – 19 с.

- Кац С.М. Высокотемпературные теплоизоляционные материалы  / С.М. Кац. – Металлургия, 1981. – 232 с.

- Кирьянова Л.А. Легкие ячеистые и поризованные жаростойкие бетоны на фосфатном вяжущем: автореф. дис. на получ. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 "Строительные материалы и изделия" / Кирьянова Л.А. – М., 1980. – 19 с.

- Кобояси М. Использование золы для повышения прочности глиноземистого цемента в длительные сроки твердения / М. Кобояси, Н. Миякэ, М. Кокубу // Шестой международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1976. – Т.3. – С. 110-122.

- Кондрашенков А.А. Способ получения глинозёмистых и высокоглинозёмистых цементов / А.А. Кондрашенков, Г.И. Залдаш, С.М. Кукуй // В сб.: Химические и высокоглинозёмистые шлаки, свойства, переработка и применение. – Челябинск, 1969. – С. 12-16.

- Кравченко Ю.В. Высокоглинозёмистый цемент / Ю.В. Кравченко, Ю.Ф. Кузнецова, И.Э. Гергерт // В кн.: Технология и свойства специальных цементов. – М., 1967. – С. 456-462.

- Кравченко И.В. Высокопрочные и особобыстротвердеющие портландцементы / И.В. Кравченко, М.Т. Власова, Б.Э. Юдович. – М.: Стройиздат, 1971. – 231 с.

- Кравченко И.Ф. Глинозёмистый цемент / И.Ф. Кравченко. – М.: Госстройиздат, 1960. – 175 с.

- Кравченко И.В. Модифицированные превращения ВГЦ в составе жаростойкого бетона / И.В. Кравченко, Т.В. Кузнецова, В.И. Шустина и др. – Труды НИИЦемента, 1976. – вып. 32. – С. 165-175.

- Кравченко И.В. Химия и технология специальных цементов / И.В. Кравченко, Т.В. Кузнецова, М.Т. Власова, Б.Э. Юдович. – М.: Стройиздат. – 206 с.

- Кривицкий М.Я. Жароупорный автоклавный пенобетон / М.Я. Кривицкий // ЦНИИПС. – М.: Стройиздат, 1949. – 188 с.

- Кривицкий, М.Я. Жароупорный пенобетон, его свойства и приготовление / М.Я. Кривицкий // ЦНИИПС. – М.: Стройиздат, 1950. – 48 с.

- Кривицкий, М.Я. Заводское изготовление изделий из пенобетона и пеносиликата/ М.Я. Кривицкий, Н.С. Волосов. – М.: Госстройиздат, 1958. – 68 с.

- Кудряшев, И.Т. Высокопрочный газосиликат / И.Т. Кудряшев, Е.П. Сидоров // Бетон и железобетон. – 1961. - №5. – С. 25-28.

- Кудряшев И.Т. Ячеистые бетоны: виды, свойства и применение / И.Т. Куд-ряшев, В.П. Куприянов. – М.: Госстройиздат, 1959. – 90 с.

- Кузнецова, Т.В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы / Т.В. Кузнецова. – М.: Стройиздат, 1986. – 208 с.

- Кузнецова Т.В. Высокоглинозёмистый цемент из промышленных отходов / Т.В. Кузнецова, Т.А. Лютикова, Л.Д. Шишкина // В сб.: Труды VI всесоюзного научно-технического совещания по химии и технологии цемента. – М., 1982. – С. 27-31.

- Кузнецова Т.В. Глиноземистый цемент / Т.В. Кузнецова, Й. Талабер. – М.: Стройиздат, 1988. – 272 с.

- Кузнецова Т.В. Исследования процесса гидратации алюминатов кальция методом ИК-спектроскопии / Т.В. Кузнецова, Г.Д. Чуркин, Т.А. Лютикова и др. // Физико-химические и технологические основы жаростойких цементов и бетонов. – М.: Наука, 1986. – С. 30-42.

- Кузнецова Т.В. Теоретические основы получения специальных цементов / Кузнецова Т.В., Кравченко И.В // Цемент. – М., 1982. - № 9. – С. 8-10.

- Кузнецова, Т.В. Физическая химия вяжущих материалов / Т.В. Кузнецова, И.В. Кудряшов, В.В. Тимашев. – М.: Высш. шк., 1989. – 384 с.

- Куколев Г.В. Вяжущие и керамические свойства глиноземистых цементов с повышенным содержанием Al2O3 / Г.В. Куколев, А.И. Ройзен // Журнал прикладной химии. – 1952. – Т. 25, - №5. – С. 474-484.

- Куколев Г.В. Исследование процесса спекания глинозема в различных системах / Г.В. Куколев, Е.Н. Леве // Журнал прикладной химии. - 1955. - Т. ХХVIII. – С. 807 - 816.

- Лайнер А.И.  Производство глинозема / А.И. Лайнер. – М.: Металлургиздат, 1961. – 620 с.

- Леви Ж.П. Легкие бетоны / Ж.П. Леви. – М.: Госстройиздат, 1955. – 146 с.

- Лензнил Э.П. Ячеистые бетоны / Э.П. Лензнил. – М.: Стройиздат, 1972. – 167 с.

- Лисиенко С.К. Жароупорный газобетон на портландцементе: Автореф. дис. на получ. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 "Строительные материалы и изделия" / Лисиенко С.К. – М., 1964. – 16 с.

- Лищенко А.Н. Влияние добавок шамота и технического глинозёма на термомеханические свойства камня глинозёмистого цемента / А.Н. Лищенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – Вип. 2010-5(85) (Т.1). – С. 167-172.

- Лохер В. Исследования механизма гидратации цемента / В. Лохер, В. Рихартц  // Шестой международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1976. – Том 2, кн. 1. – С. 122-133.

- Майзель И.Л. Жароупорный теплоизоляционный перлитобетон / И.Л. Мейзель, М.Ф. Сухарев. – М.: Стройиздат, 1965. – 126 с.

- Мартыненко В.А. Ячеистые и поризованные легкие бетоны / В.А. Мартыненко // Сборник научных трудов – Днепропетровск: «Пороги», 2002. – 168 с.

- Масленникова М.Г. Легкие жаростойкие бетоны / М.Г. Масленникова // Исследования в области жаростойкого бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – с. 64-73.

- Масленникова М.Г. Легкие жароупорные бетоны / М.Г. Масленникова // сб. тр. НИИЖБ – М.: Стройиздат, 1962. – С.23-34.

- Масленникова М.Г. Легкие жароупорные бетоны на жидком стекле и портландцементе / М.Г. Масленникова. – М.: Госстройиздат, 1958. – 60 с.

- Массаца Ф. Химия пуццолановых добавок и смешанных цементов / Ф. Массаца // Шестой международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1976. – Т. 3. – С.209-221.

- Мельников Ф.И. Жаростойкие бетоны на основе высокоглиноземистого цемента / Ф.И. Мельников  // Жаростойкий бетон и железобетон в строительстве.  – М.: Стройиздат, 1966. – С. 38-44.

- Мельников Ф.И. Указания по составам, приготовлению и применению жаростойких бетонов на высокоглинозёмистом цементе / Ф.И. Мельников. – М.: НИИЖБ, 1968. – 78 с.

- Меркин А.П. Особенности структуры и основы технологи получения эффективных пенобетонных материалов / А.П. Меркин, Т.Е. Кобидзе // Строительные материалы. – 1988. - №3. – С. 16-18.

- Меркин А.П. Ячеистые бетоны, научные и практические предпосылки дальнейшего развития / А.П. Меркин // Строительные материалы. – 1995. - № 5. – С.57.

- Милонов В.М. Влияние температуры на бетон / А.Ф. Милонов // Бетон и железобетон. – 1995. - № 4. – С. 9-13.

- Минералогические таблицы / [под ред. Семенова Е.И.] – М.: Недра, 1981. – 398 с.

- Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Л.И. Миркин. – М.: Гос. изд. физ.-мат. литературы, 1961. – 863 с.

- Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов / В.И. Михеев. – М.: Гос. науч.-техн. издат. лит. по геологии и охране недр, 1957. – 870 с.

- Некрасов К.Д. Высокоогнеупорный бетон на алюмо-хромфосфатной связке / К.Д. Некрасов, Г.Н. Александрова // Жаростойкие бетоны. – М.: Стройиздат, 1974. – С. 113-123.

- Некрасов  К.Д. Жаростойкие бетоны / К. Д. Некрасов. – М.: Стройиздат, 1974. – С. 77-97.

- Некрасов  К.Д. Жаростойкий бетон и конструкции из него: обзор по материалам международных симпозиумов / К.Д. Некрасов, В.Н. Самойленко, H.H. Усков. – М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1977. – Вып. 1. – 76 с.

- Некрасов К.Д. Жаростойкие бетоны как заменители огнеупоров / К.Д. Некрасов. – М.: Стройиздат, 1943. – 45 с.

- Некрасов К.Д. Жаростойкие бетоны на жидком стекле с различными добавками / К.Д. Некрасов, А.П. Тарасова // Жаростойкие бетоны. – М.: Стройиздат. – 1964. – С. 125-138.

- Некрасов К.Д. Жаростойкий бетон на основе металлургических шлаков / К.Д. Некрасов, А.Н. Абызов. – М.: ЦИНИС, 1980. – Вып. 1. – 47 с.

- Некрасов К.Д.  Жаростойкий бетон на портландцементе / К.Д. Некрасов, А.П. Тарасова. – М.: Стройиздат, 1969. – 192 с.

- Некрасов К.Д. Жаростойкие легкие и ячеистые бетоны / К.Д. Некрасов // Бетон и железобетон. – 1968, - № 5. – С. 10-12.

- Некрасов К.Д. Жароупорный бетон / К.Д. Некрасов. – М.: Промстройиздат, 1957. – 283 с.

- Некрасов К.Д. Жароупорный газобетон / К.Д. Некрасов, М.Я. Кривицкий, С.К. Лисиенко // Жаростойкие бетоны. – М.: Стройиздат, 1964. – С. 18-34.

- Некрасов К.Д. Жароупорный химически стойкий бетон на жидком стекле / К.Д. Некрасов, А.П. Тарасова. – М.: Госхимиздат, 1959. – 152 с.

- Некрасов К.Д. Исследование и опыт применения жаростойких бетонов / К.Д. Некрасов, С.Ю. Гоберис // Обзор по материалам международного симпозиума. Зарубежный опыт строительства. – М.: ЦИНИС Госстрой СССР, 1974. – 33 с.

- Некрасов К.Д. Легкие жаростойкие бетоны в строительстве / К.Д. Некрасов // Легкие жаростойкие бетоны и огнестойкость железобетонных конструкций: Тез. докл. коорд. совещания-семинара. – Пенза, 1988. – С. 3-6.

- Некрасов К.Д. Легкие жаростойкие бетоны на пористых заполнителях / К.Д. Некрасов, М.Г. Масленникова. – М.: Стройиздат, 1982. – 152 с.

- Некрасов К.Д. Легкие жароупорные бетоны / К.Д. Некрасов, М.Г. Масленникова // Бетон и железобетон. - № 2 – С. 63-68.

- Некрасов К.Д. Опыт применения жаростойких бетонов / К.Д. Некрасов // Строительная промышленность. – 1943. – С. 12-13.

- Некрасов К.Д. Опыт применения легких жаростойких бетонов в строительстве за рубежом / К.Д. Некрасов // Сб. науч. тр. респ. конф. – Днепропетровск, 1978. - С. 3-5.

- Некрасов К.Д. Применение жаростойких бетонов и конструкций из них: обзор по материалам международных симпозиумов / К.Д. Некрасов, В.В. Жуков, Б.А. Альтшулер. – М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1973. – 60 с.

- Некрасов К.Д. Развитие производства жаростойких бетонов / К.Д. Некрасов // Бесцементные жаростойкие бетоны на основе природного и техногенного сырья. – Махачкала: ДФ АН СССР, 1988. – С. 5-15.

- Некрасов К.Д. Развитие технологий жаростойких бетонов / К.Д. Некрасов // Новое в технологии жаростойких бетонов. – М.: НИИЖБ, 1981. – С. 3-11.

- Некрасов К.Д. Состояние и перспективы развития научных исследований и применения жаростойких бетонов / К.Д. Некрасов // Исследования в области жаростойкого бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – С. 14-31.

- Некрасов К.Д. Термоизоляционный жароупорный пенобетон / К.Д. Некрасов // Бюллетень строительной техники. – 1948, - № 14. – С. 24-25.

- Огнеупорные бетоны: [Справочник] / Р.С. Замятин, А.К. Пургин, Л.Б. Хорошавин и др. – М.: Металлургия, 1982. – 192 с.

- О механизме влияния тонкомолотых добавок на свойства цементного камня / Ф. Д. Овчаренко и др. //Докл. АН СССР. – 1985. - № 2. – Т. 284. – С. 318-403.

- Орентлихер Л.П. Бетоны на пористых заполнителях в сборных железобетонных конструкциях / Л.П. Ортенлохер. – М.: Стройиздат, 1983. – С. 41-70.

- Орлова И.Г. Исследование деформации и упрочнения тонкозернистого материала при спекании для изготовления высокоогнеупорных ультраплотных изделий: Автореф. дис. доктора техн. наук / Харьковский политехн. ин-т. – Харьков, 1967. – 36 с.

- Патент США № 4330-336. Способ производства глинозёмистого цемента на основе отходов производства алюминия, опубл. 18.05.82.

- Пауэрс Т.К. Физическая структура портландцементного теста / Т.К. Пауэрс // Химия цемента / Под ред. Х.Ф.У. Тейлора. – М.: Стройиздат, 1969. – 501 с.

- Пащенко А.А. Физическая химия силикатов / А.А. Пащенко. – К.: Вища шк., 1977. – 383 с.

- Перевалов  В.И. Технология огнеупоров / В.И. Перевалов. – М.: Металлургиздат, 1944. – 528 с.

- Пинскер В.А. Ячеистый бетон как испытанный временем материал для капитального строительства / В.А. Пинскер, В.П. Вылегжанин // Строительные материалы. – 2004. - № 3. – С. 44-45.

- Плюсина И.И. Инфракрасные спектры минералов / И.И. Плюсина. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 175 с.

- Плюсина И.И. Инфракрасные спектры силикатов / И.И. Плюсина. – М.: Изд-во МГУ, 1967. – 142 с.

- Прошин А.П. Пенобетон. Состав, свойства, применение / А.П. Прошин и др. – Пенза: ПГУАС, 2005. – 164 с.

- Рамачадран В. Применение дифференциального термического анализа в химии цементов / В. Рамачадран – М.: Стройиздат, 1977. – 407 с.

- Ребиндер П.А. Физико-химические основы производства пенобетона / П.А. Ребиндер. – Известия АН СССР, ОТН, 1987, - № 24.

- Рекомендации по изготовлению изделий из жаростойкого ячеистого бетона. – М.: НИИЖБ, 1984. – 26 с.

- Рекомендации по изготовлению и применению изделий из ячеистого бетона. – М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1985. – 11 с.

- Рояк С.М.  Особенности процесса твердения глинозёмистого цемента / С.М. Рояк, Ю.Ф. Кузнецова. – Тр. НИИЦемета, 1980. – С. 176-179.

- Руководство по возведению тепловых агрегатов из жаростойкого бетона / НИИЖБ Госстроя СССР, трест "Союзтеплострой" Минмонтажспецстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

- Румянцев П.Ф. Гидратация алюминатов кальция / П.Ф. Румянцев, В.С. Хотимченко, В.М. Никущенко. – Л.: Наука, 1974. – 79 с.

- Садовников Г.А. Жароупорный газобетон / Г.А. Садовников // Строительные материалы. – I960. - № 11. – С. 12-14.

- Сажнев Н.П. Производство ячеистобетонных изделий: теория и практика / Н.П. Сажнев, В.Н. Гончарик, Г.С. Гарнашевич, Л.В. Соколовский. – Минск: Стринко, 1999. – 284 с.

- Салманов  Г.Д. Влияние высокоглиноземистых тонкомолотых добавок на основные свойства бетона на глиноземистом цементе / Г.Д. Салманов, В.Ф. Гуляева // Жаростойкие бетоны. – М.: Стройиздат. – 1964. – С. 62-71.

- Салманов Г. Д. Физико-химические процессы, происходящие при нагревании жароупорного бетона на портландцементе и их влиянии на прочность бетона / Г.Д. Салманов // Исследования по жароупорным бетону и железобетону. – М.: Госстройиздат, 1954. – С. 42-54.

- Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с.

- Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / С.Н. Саутин. – Л.: Изд-во «Химия», 1975. – 48 с.

- Сватовская Л.Б. Кристаллохимические аспекты проявления вяжущих свойств / Л.Б. Сватовская, М.М. Сычев. // В кн.: Гидратация и твердение вяжущих. – Уфа, 1978. – С. 75-77.

- Семушин В.Н. Рентгенографический определитель цеолитов / В.Н. Семушин. – Новосибирск: Наука, 1986. – 128 с.

- Серёгин  Г.В. Разработка составов и технологии производства жаростойкого газобетона / Г.В. Серёгин. – М.: НИИЖБ, 1975. – 150 с.

- СНиП 2.03.04-84.  Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 54 с.

- Стрелов К.К. О подборе  вяжущих для огнеупорных бетонов / К.К. Стрелов, С.Р. Замятин // Огнеупоры. – 1977. - №9. – С. 25-28.

- Стрелов К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов / К.К. Стрелов. – М.: Металлургия, 1985. – 480 с.

- Сухарев М.Ф. Жароупорный теплоизоляционный перлитобетон /М.Ф. Сухарев, И.Л. Майзель. – М., 1965. – 105 с.

- Сухарев М.Ф. Жароупорный перлитобетон / М.Ф. Сухарев, И.Л. Мейзель // Жаростойкие бетон и железобетон и области их эффективного применения в строительстве: Сб. научн. тр. – Волгоград: НТО Стройиндустрия СССР, 1969. – С. 10-17.

- Сычев М.М. Твердение вяжущих веществ / М.М. Сычев. – Л.: Стройиздат, 1974. – 79 с.

- Талабер И. Глиноземистые цементы / И. Талабер // Основной доклад на Международном Конгрессе по химии цемента. – М.: ВНИИЭСМ, 1974. – 34с.

- Тарасова А.П. Жаростойкий газобетон на различных вяжущих и перспективы его применения / А.П. Тарасова, А.Л. Карпова // Эффективные конструкции из легких бетонов: Тез. докл. Всесоюзн. семинара. – М., 1980. – С. 142-144.

- Тарасова А.П. Жаростойкий газобетон на высокоглиноземистом цементе / А.П. Тарасова, А.Л. Карпова // Новые неорганические материалы. – М.: ОНТИНИТС, 1976. – Вып. З. – С. 25-39.

- Тарасова А.П. Ячеистые жаростойкие бетоны / А.П. Тарасова, А.Л. Карпова // Исследования в области жаростойкого бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – С. 80-90.

- Тейлор Х.Ф.У. Гидросиликаты кальция / Х.Ф.У. Тейлор // Пятый международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1973. – С. 114-136.

- Тейлор Х.Ф.У. Гидросиликаты кальция / Х.Ф.У. Тейлор // Химия цементов. – М.: Стройиздат, 1969. – С. 104-166.

- Технология изготовления жаростойких бетонов / Справочное пособие к СНиП. – М.: Стройиздат, 1991. – 65 с.

- Торопов Н.А. Химия цементов / Н.А. Торопов. – М.: Промстройиздат, 1956. – 270 с.

- Федосов C.B. Вяжущее для жаростойкого бетона / С.В. Федосов, Г.В. Серегин, А.А. Овчинников, И.Е. Чужбинкина // Современные материалы и технологии 2002. Сборник статей Международной научно-технической конференции. – Пенза, 2002. – С. 215-217.

- Филатов А.Н. Ячеистый бетон – возможность, эффективность, перспектива / А.Н. Филатов, А.В. Дудчак, Л.В. Мироненко и др. // Строительные материалы и изделия. – 2001. - №2. – С. 25-27.

- Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – М.: Наука, 1970. – 120 с.

- Фомичев Н.А. Жаростойкие бетоны на основе металлургических шлаков / Н.А. Фомичев. – М.: Стройиздат, 1972. – 129 с.

- Хигерович  М.И. Физико-химические методы исследования строительных материалов / М.И. Хигерович, А.П. Меркин. – М.: Высшая школа, 1968. – 250 с.

- Чебуков М.Ф. Глинозёмистый цемент / М.Ф. Чебуков. – М.: ГОНТИ, 1938. – 142 с.

- Чебуков М.Ф. Получение высокоглинозёмистого цемента и изучение свойств бетона на его основе / М.Ф. Чебуков, Э.А. Половова // В сб.: Жаростойкие бетоны и железобетоны и области их эффективного применения в строительстве. – Волгоград, 1969. – С. 51-57.

- Шахова Л.Д. Пенообразователи для ячеистых бетонов / Л.Д. Шахова, В.В. Балясников. – Белгород: 2002. – 147 с.

- Шейкин, А.Е., Прочность цементного камня на глиноземистом цементе и факторы ее определяющие / А.Е. Шейкин, Д.Н. Рабинович // Докл. АН СССР. – Т. 177, 1967. - № 6. – С. 24-26.

- Ямбор Я. Дискуссия // Пятый международный конгресс по химии цемента. – М.: Стройиздат, 1973. – С. 373-382.

- Ямбор Я. Структура фазового состава и прочность цементных камней / Я. Ямбор // Шестой международный конгресс по химии цемента. Том 2, кн. 1. – М.: Стройиздат. – 1976. – С. 315-321.

- Bawden К.Т. Potential uses of cellular light-weight concrete // N.Z. Concr. Constr. 1995. - 39, №6. - С. 19-21.

- Beres L. Shrinkage and creep of cellular concrete // « Concrete building and concrete products », sept., 11 -12 p.

- Collepardi M., Baldini G., Pauri M., Corradi M. The effect of pozzolanas on the tricalcium aluminate hydration. Cement and Concrete Research, 1978; 8(6): 741-752.

- Dietmar Briesemann. Entwicklungstendenzen und Bewertung von Gas-beton sowie von Gasbetonbauweisen in der BRD // Bauzeitung. Berlin: Verlag fur Bauwesen. - 1990. - S. 114-115.

- Funk H. Uber Calciumsilicathydrate mit der Zusammensetzung СаО·2SiO2·(0,5-2)H2O und die Synthese des Reyerit // Zeit-schrift fur anorganische und allgemeine chemie. - 1961. - №313. - Р. 1-13.

- Gambaryan-Roisman Т., Shneider Т., Koenig A., Greill P. Microstructure properties of highly porous autoclaved aerated concrete. 101st Annual Meeting and.

- Glasle J. State-of-the-art technology for making autoclaved aerated concrete. – BFT, № 12. – P. 10-21.

- Graf O. Gasbeton-Schaumbeton- Leichtkalkbeton.Stutgart, 1949.- 74 p.

- Kearsley Е.Р., Wainwright P.J. Porosity and permeability of foamed concrete. Cem. and Concr. Res. 2001.31, №5, p.805-812.

- Lawrence D. Proceeding of the 7 th Conference on the Silicates Industry. - 1965, p.259-263.

- Saha S.K., Poddar P.K. Das. Effect of titania on hydraulic and related properties of hing-alumina. – Indian J. Technol, 1984, 22, №10, p. 385-390.

- Valore, R. С. Jr., Cellular Concretes. Part I Compositions and Methods of Preparation, Journal of A. C. I. 25 (9): 773-796 (1954).

- Wolek W., Drozdi M., Czechowski I. Badania mikrostructury zaczynow cementow qlinowych о roznum przebieq procesu hydratacji. — Mater, oqniotr., 1980, 32, №3, p. 75-79.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html