Коток Валерій Анатолійович. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів : Дис... канд. наук: 05.17.03 – 2009

Коток В.А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.03 – технічна електрохімія. – ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”. Дніпропетровськ, 2009. У дисертації розроблена математична модель прискореного імпульсного розряду оксидно-нікелевого електрода (ОНЕ), яка базується на дифузійній природі протікання процесу інтеркаляції протона при розряді. За допомогою математичної моделі виконано аналіз залежності між коефіцієнтом дифузії протона D, питомою поверхнею активної речовини S, об’ємною густиною струму iV та тривалістю розряду t*. Розрахована апроксимаційна функція . Показано, що добуток DS2 є критерієм структурної активності системи NiОOH/Ni(OH)2, який враховує головні чинники, що контролюють швидкість електродного процесу – чинник макроструктури S і чинник мікроструктури D. Розроблено простий експериментальний метод визначення критерію DS2 для Ni(OH)2 – метод прискореного імпульсного розряду великими струмами (I/Q~10 год–1). Визначені значення критерію DS2 для порошків, синтезованих різним способом. Встановлено, що найбільшу активність (DS2~111210–4 с-1) має Ni(OH)2, одержаний при повільному синтезі з розведених розчинів NiSO4 та KOH, а найменшу - подвійні шарові гідроксиди з Al та Zn (значення DS2 відповідно 2.210–4 с–1 та 3.6210–4 с–1. У свою чергу гідроксиди нікелю, синтезовані електрохімічним шляхом у інтервалі густин струму 6-16 A/дм2 показали середні показники критерію ~510-4 с-1, як і гідроксид, синтезований з концентрованих розчинів при миттєвому приливанні солі нікелю до лугу (DS2~ 6810–4 с–1). Синтезовані порошки гідроксиду нікелю у присутності графіту та карбометилцелюлози і графіту показали доволі низькі величини критерію (DS2~ 3,7910–4 та 2,410–4 с–1). Вивчено процес старіння активної речовини у розчині лугу. Показано, що при тривалому витримуванні у розчині КОН коефіцієнт використання активної речовини зменшується з одночасним збільшенням розміру ідеального кристалу у полікристалі, а критерій DS2 зменшується. Вперше експериментально доведено, що в перенесенні протонів діє механізм міграції в електричному полі. Оцінена величина протонної провідності кристалу NiOOH (~0,003 Ом–1см–1)..

- Розроблено простий метод визначення критерію структурної активності Ni(OH)2 – метод прискореного імпульсного розряду. - Вперше запропонований узагальнений критерій структурної активності системи NiОOH/Ni(OH)2, , який враховує чинники, що контролюють швидкість електродного процесу – питому поверхню S і коефіцієнт дифузії протонів D, легко визначається експериментально і не вимагає вимірювань коефіцієнта дифузії і питомої поверхні. Критерій є зручною характеристикою якості сировини у виробництві лужних акумуляторів. - Запропоноване нове напівемпіричне рівняння для рівноважного потенціалу оксидно-нікелевого електрода, яке не містить протиріч в граничних станах зарядженості_a1_і_a0. - Запропонована нова модель елементарного акта розряду оксидно-нікелевого електрода, яка пояснює факт відсутності блокування електронних контактів непровідним продуктом розряду Ni(OH)2 і здатність до глибокого розряду. - Доведено існування міграційної складової перенесення протонів в ОНЕ, а також одержані оцінювання рухомості протонів і напруженості електричного поля в кристалі. - Визначені структурно-кінетичні характеристики промислових і синтезованих в лабораторії хімічним і електрохімічним методом нових активних матеріалів на основі Ni(OH)2. - Показано, що при синтезі Ni(OH)2 електрохімічним методом в щілинному діафрагмовому електролізері шляхом регулювання режиму електролізу можна одержувати продукт з заданими структурними (ступінь кристалічності) і кінетичними (структурна активність) характеристиками. - На синтезованому електрохімічним методом Ni(OH)2 показано, що старіння активної речовини пов’язане зі зростанням ступеня кристалічності. Активуюча домішка кобальту підвищує питому ємність Ni(OH)2, але не гальмує процесів старіння..