## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «ПРИДНЕПРОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ»

На правах рукописи

КОНОНОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

УДК 691.4:67.08

КЕРАМИЧЕСКИЙ СТЕНОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ

ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

05.23.05 – строительные материалы и изделия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Приходько Анатолий Петрович, доктор технических наук,

профессор

Днепропетровск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

СОДЕРЖАНИЕ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2

ВВЕДЕНИЕ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

РАЗДЕЛ 1 . СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ.	.       10

1.1    Особенности технологий изготовления керамического кирпича.	.       10

1.2	Процессы, происходящие при спекании глинистого сырья.	.	.       14

1.3	Применение техногенного сырья в производстве кирпича.	.	.       18

1.4	Рабочая гипотеза, цель и задачи исследования.	.	.	.	.       28

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.	.	.       32

  - Методы исследования, приборы и оборудование.	.	.	.       32

2.2   Планирование эксперимента и математическая обработка результатов исследований.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.       46

2.3    Исследование сырьевых материалов.	.	.	.	.	.       51

Выводы по разделу.	.	.	.	.	.	.	.	.       60

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СЫРЬЕВЫХ МАСС.	.	.	.	.	.	.	.	.	.      62

3.1	Теоретические предпосылки снижения температуры обжига и повышения прочности стенового материала.	.	.	.	.	.       62

3.2	 Активация суглинка.	.	.	.	.	.	.	.	.       68

3.3	Влияние комплексной механо-химической активации на формовочные свойства сырьевой смеси.	.	.	.	.	.	.	.	.       73

Выводы по разделу 3	.	.	.	.	.	.	.	.       80

РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВАЦИИ НА СВОЙСТВА И НА ТЕМПЕРАТУРУ ОБЖИГА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА.	.	.       82

4.1	Исследование активации сырья на процессы спекания керамического материала.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.       82

  - Влияние комплексной активации на свойства материала.	.	.       87

  - Структура и минералогический состав керамических

изделий после обжига.	.	.	.	.	.	.	.	.	.       92

Выводы по разделу 4.	.	.	.	.	.	.	.	.       99

РАЗДЕЛ 5. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.     101

5.1	Технология изготовления керамических стеновых изделий на основе техногенного сырья.	.	.	.	.	.	.	.	.	.     101

5.2	Расчет технико-экономической эффективности.	.	.	.     106

Выводы по разделу 5.	.	.	.	.	.	.	.	.     108

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.	.	.	.	.	.	.	.	.	.     109

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.	.	.	.	.     112

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты внедрения результатов исследования.	.	.     127

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Развитие строительного комплекса в Украине обуславливает необходимость увеличения производства экологически чистых и конкурентоспособных стеновых материалов.

Одним из основных видов стеновых материалов является керамический кирпич. Не смотря на появление новых строительных материалов керамический кирпич прочно занимает свою нишу в применении стеновых материалов [1–3].

В Приднепровском регионе заводы по производству керамического кирпича работают, в основном, на лессовидных суглинках, относящихся к типу низкосортного отощенного сырья.

Производство керамического кирпича из лессовидных суглинков требует высоких температур обжига и больших затрат топливно-энергетических ресурсов. Поэтому в последнее время в промышленных регионах Украины и России для производства керамического кирпича рекомендуется применять техногенное сырье, в том числе отходы углеобогащения.

В.З Абдрахимовым, С.Ж. Сайбулатовым, А.Д. Шильциной и др. с целью снижения ресурсо- и энергозатрат в производстве керамического кирпича предложено применять щелочно-железосодержащие отходы, снижающие температуру обжига. Такие отходы имеются в Украине в виде красных шламов Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК).

Кроме того, при производстве строительной керамики предложено сырье подвергать механоактивации сухим способом в следующих аппаратах-измельчителях: вальцах или бегунах; шаровой или струйной мельницах.

При этом происходит диспергация зерен сырья и увеличивается их поверхностная активность, что приводит к интенсификации процесса спекания и повышению прочности изделий за счет увеличения площади контактов между зернами в единице объема и в конечном итоге к прочности материала. Однако недостатком использования только такого вида активации является, то, что обжиг изделий производится при температурах 950–980 0С.

В Украине скопилось значительное количество техногенного сырья в виде отходов углеобогащения и др, которые могут  применяться в производстве керамического кирпича в качестве основного или дополнительного сырья с целью снижения ресурсо- и энергозатрат на его производство. Поэтому исследования по применению комплексной (механо-химической) активации сырья, включающей его механическую диспергацию  в присутствие щелочного активатора, содержащего соединения натрия и железа, которые являются интенсификаторами спекания при производстве керамического кирпича, являются актуальными.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в соответствии с направлениями научной работы кафедры технологи строительных материалов, изделий и конструкций ГВУЗ ПГАСА в соответствии с программами научно-исследовательских работ «Разработка составов производства эффективных строительных материалов и изделий, энергосберегающих технологий и исследования их свойств» (государственный регистрационный                       № 0111U0064476, уровень участия диссертанта – исполнитель), «Высокоэффективные строительные материалы с использованием промышленных отходов и технологии их производства» (государственный регистрационный № 0109U4001396, уровень участия диссертанта – исполнитель),

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение прочности керамического кирпича из частично комплексно активированной формовочной массы из природного и техногенного сырья при снижении температуры обжига.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-	провести комплексное исследование сырья;

-	определить закономерности влияния длительности помола суглинка в щелочной среде на повышение содержания в сырье количества коллоидных частиц;

-	определить формовочные свойства;

-	определить влияние состава частично комплексно  активированной формовочной массы на температуру обжига;

-	физико-химическими методами анализа исследовать фазовую структуру полученных путем обжига материалов;

-	определить режим обжига материала;

-	провести опытно-промышленную проверку результатов исследований.

Объект исследования – процессы формирования структуры стенового материала с применением частично комплексно активированного сырья.

Предмет исследования – стеновый материал с повышенными физико-механическими свойствами на основе частично комплексно активированного сырья.

Методы исследования. В работе использованы стандартные методы исследований. При исследовании минерально-фазового состава и структуры, применяемого сырья и опытных образцов использованы физико-химического анализа (рентгенофазовый, дифференциально-термический, электронно-микроскопический).

Основными критериями оценки при выборе методов исследований являлись достоверность и воспроизводимость результатов, доступность, длительность и трудоемкость проводимых испытаний.

Научная новизна полученных результатов:

-	установлено, что комплексная активация лессовидного суглинка помолом в щелочной среде красного шлама, содержащего, соединения натрия и железа увеличивает, содержание коллоидных частиц, а также количество комплексов катионов натрия и железа на поверхности коллоидных и микрочастиц сырьевой смеси на 13,7–16,3% по сравнению с механической активацией;

-	определено, что комплексная активация лессовидного суглинка помолом в щелочной среде красного шлама, увеличивающая содержание  коллоидных частиц, а также комплексов содержащих натрий и железо, повышает прочность сырца после формования на 29%, а после сушки при 2000С на 32%;

-	выявлено, что комплексная активация лессовидного суглинка в щелочной среде красного шлама на завершающей стадии обжига снижает температуру начала спекания кирпича сырца с 800 до 6800С, а температуру конца спекания с 970 до 8700С по сравнению с неактивированным сырьем и сокращает длительность обжига на 20%;

-	получило дальнейшее развитие представление о процессе формирования структуры керамического черепка с участием флюсующего действия в контактных зонах  соединений, содержащих натрий, железо, обуславливающих интенсивное образование в них эвтектических расплавов с последующей кристаллизацией при более низких температурах;

-	выявлено, что матричная структура полученного черепка в основном представлена: плоскими частицами размером 1–2 мкм, контактирующими по типам базис – скол, скол – скол, базис – базис; округлыми частицами размером 0,4–1 мкм, связанными соединениями альмандина, эгирина, ферросилитом; частично сферическими коллоидными частицами кремния или гематита;

-	установлено, что комплексная активация лессовидного суглинка в щелочной среде красного шлама повышает прочность материала после обжига на 39%.

Практическое значение полученных результатов:

-	определены особенности технологии изготовления стеновых материалов на основе отходов углеобогащения с использованием комплексно активированного лессовидного суглинка в щелочной среде красного шлама;

-	разработаны оптимальные сырьевые составы, содержащие 70% отходов углеобогащения, 20% лессовидного суглинка и 10% красного шлама для получения керамического кирпича марок 150–200 со средней плотностью 1400–1600 кг/м3;

-	разработан оптимальный режим низкотемпературного обжига керамических стеновых материалов при температуре 8700С;

-	осуществлена опытно-промышленная проверка результатов исследования на ПАТ «Новоалександровский кирпичный завод» и определена технико-экономическая эффективность выпуска керамического кирпича на основе техногенного сырья, которая составила 185,7 грн. на   1000 шт. кирпича.

Личный вклад соискателя в научные труды, опубликованные в соавторстве, заключается в проведении экспериментальных исследований, обработке полученных результатов, внедрении разработанных материалов в производство, а именно:

-	выполнено анализ возможности использования в технологии стеновых материалов техногенного сырья [55–63];

-	выполнено исследование сырьевых материалов природного и техногенного происхождения и установлена возможность их совместного применения в технологии керамических материалов [63, 131];

-	выполнены лабораторные исследования по определению рациональных составов сырьевых материалов и их свойств [62, 129–131].

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: Международной научно-практической конференции «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення» (г. Алушта, 2009 г.); Международной конференции «Безпека життєдіяльності» (г. Днепропетровск, 2010 г.); Международных научно-технических конференциях «Стародубовские чтения» (г. Днепропетровск, 2010, 2011 гг.), Международной конференции  «Створення високотехнологічних соціокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку» (г. Алушта, 2011 г.); Международном украинско-польском семинаре «Теоретичні основи будівництва» (г. Днепропетровск, 2012 г.); Международной конференции «Структурообразование, прочность и разрушение композиционных строительных материалов и конструкций» (г. Одеса, 2012г).

Публикации. Основные положения диссертационной работы представлены в 11 статьях в научных специализированных изданиях и в          1 декларационном патенте Украины на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, списка использованной литературы и двух приложений. Полный объем работы составляет 129 страниц и содержит 37 рисунков, 9 таблиц, список использованных источников из 136 наименований на 15 страницах, а также 1 приложение на 2 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.	Изготовление качественного керамического кирпича по ресурсосберегающей технологии из отходов углеобогащения и лессовидных суглинков требует корректировки свойств сырья.

Для повышения качества кирпича предложена частичная комплексная (механохимическая) активация сырьевой смеси, а именно суглинка путем его помола в щелочной среде с участием соединений натрия и железа, которые являются активаторами спекания.

Создание щелочной среды обеспечивается введением в сырьевую смесь красного шлама (отхода производства глинозема), содержащего соединения натрия и железа.

- Методом рентгеновского анализа определено, что после комплексной активации суглинка (в течение 2-х часов) содержание в нем коллоидных частиц, ответственных за формирование структуры кирпича при обжиге, увеличивается на: кремнеземных частицах на 13,7%; гидрослюдистых на 14,9; монтмориллонитовых на 16,3, по сравнению с механической активацией суглинка.

- Выявлено, что комплексная (механохимическая) активация суглинка в сырьевой смеси, включающей 70% отходов углеобогащения, 20% суглинка и 10% красного шлама приводит к снижению пластической прочности сырьевой смеси в интервале влажности 13–16% на 9,3–25,6% по сравнению с сырьевой смесью с неактивированным суглинком.

- Определено, что комплексная активация суглинка в сырьевой смеси, включающей 70% отходов углеобогащения, 20% суглинка и 10% красного шлама, приводит к повышению пластической прочности на         22,0–37,9% по сравнению с сырьевой смесью на механически активированном суглинке, включающей 70% отходов углеобогащения и 30% суглинка.

- Определены оптимальные технологические параметры формования керамических стеновых материалов на основе отходов углеобогащения и комплексно активированного лессовидного суглинка: формовочная влажность – 16–17%, удельное давление прессования – 2,0–    2,5 МПа.

- Комплексная активация лессовидного суглинка повышает прочность кирпича-сырца после сушки при 2000С на 32% по сравнению с прочностью сырца, полученного из механически активированного сырья.

- С применением метода математического планирования эксперимента определены рациональные составы комплексно активированных сырьевых смесей, включающие отходы углеобогащения – 70–72%, лессовидный суглинок – 20–22%, красный шлам 8–10%. При этом прочность кирпича повысилась на 39%.

- Дилатометрическим методом выявлено, что на завершающей стадии обжига температура начала спекания кирпича-сырца из сырьевой смеси, содержащей комплексно активированный суглинок, снижается с 800 до 6800С, а конца спекания – с 950 до 8700С по сравнению с сырьевой смесью, содержащей механически активированный суглинок.

- Физико-химическими методами (РФА, РЭМ) определено, что в процессе формирования структуры керамического черепка флюсующее действие в контактных зонах оказывают соединения натрия и, железа, обуславливающие интенсивное образование в них расплавов с последующей кристаллизацией в виде ферросилита, эгерина, альмандина при более низких температурах.

Матричная структура полученного черепка в основном представлена: плоскими частицами размером 1-2 мкм контактирующими по типам базис – скол, скол – скол, базис – базис; округлыми частицами, размером 0,4-1 мкм связанными соединениями альмандина, эгирина, ферросилитом; частично сферическими коллоидными частицами кремния или гематита.

- Опытно-промышленные испытания разработанных составов сырьевых смесей подтвердили достоверность лабораторных исследований. Получен керамический кирпич марок 150–200, средней плотностью 1400-1600 кг/см3. Продолжительность режима обжига сокращена на 20%. Ожидаемый годовой экономический эффект от выпуска керамического кирпича М 150 при ежегодном объеме выпуска 1 млн. шт. составит 185,7 тыс. грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Баринова Л. C. Промышленность строительных материалов – неотъемлемая часть строительного комплекса Российской Федерации / Л. С. Баринова, В. Миронов, К. Е. Тарасевич // Строительные материалы. – 2000. – № 8. – С. 4-7.

- Коляда C. B. Промышленность строительных материалов в 2002 году / C. B. Коляда // Строительные материалы. – 2003. – № 2. – С. 2-4.

- Ладыгина Т. З. Состояние производства стеновых керамических материалов в Российской Федерации / Т. З. Ладыгина, Р. К. Садыков, 
П. П. Сенаторов // Строительные материалы. – 2009. – № 4. – С. 10-11.

- Химическая технология керамики и огнеупоров /  [П. П. Будников, 
В. Л. Балкевич, A. C. Бережной и др.] ; под ред. П. П. Будникова, 
Д. Н. Полубояринова. – М. : Стройиздат, 1972. – 552 с.

- Елфимов А. И. Концепция развития производства и рынков стеновых материалов в рамках среднесрочной программы социального и экономического развития Российской Федерации / А. И. Елфимов // Строительные материалы. – 1998. – №6. – С. 2-3.

- Шлегелъ В .Ф. Перспективы повышения качества кирпича / 
В .Ф. Шлегелъ // Строительные материалы. – 2000. – № 2. – С. 30-31.

- Иванюта Г. Н. Производство керамического кирпича методом полусухого прессования / Г. Н. Иванюта // Строительные материалы. – 1999. – № 9. – С. 33.

- Мороз И. И. Технология строительной керамики / Мороз И. И. – К. : Вища школа, 1980. – 384 с.

- Кондратенко В. А. Современная технология и оборудование для производства керамического кирпича полусухого прессования / 
В. А. Кондратенко, В. Н. Пешков // Строительные материалы. – 2003. – № 2. – С. 18-19.

- Бутт Ю. М. Общая технология силикатов / Бутт Ю. М., Дудеров Г. Н., Матвеев М. А. – М. : Стройиздат, 1976. – 600 с.

- Истомин В. И. Подбор оптимального фракционного состава аргиллитов для производства кирпича / В. И. Истомин, В. Я. Толкачев, 
Н. Ж. Сорокин // Строительные материалы. – 1980. – № 4. – С. 23-24.

- Матвеев Г. Н. Новые прогрессивные способы производства изделий / 
Г. Н. Матвеев, H. H. Сотник // Промышленность строительных материалов. Сер. 4: Промышленность керамических стеновых материалов и пористых заполнителей: Информ. сб. Отеч. опыт. – М. : ВНИИЭСМ, 1989. – Вып. 4. – С. 10-12.

- Завадский В. Ф. О перспективах керамической черепицы из суглинистого сырья / В. Ф. Завадский, Н. В. Собянин // Современные строительные материалы : тр. науч.-техн. юбилейной конф. – Новосибирск, 2000. – С. 43-44.

- Боженов П. И. Строительная керамика из побочных продуктов промышленности / Боженов П. И., Глибина И. В., Григорьев Б. А. – М. : Стройиздат, 1986. – 136 с.

- Злобин В. И. Организация производства кирпича полусухого прессования с повышенной пустотностью / В. И. Злобин, В. Б. Игнатов, Б. Т. Петренко // Промышленность керамических строительных материалов и пористых заполнителей. – М. : ВНИИЭСМ, 1977. – Вып. 7. – С. 6-9.

- Альперович И. А. Керамические стеновые материалы и теплоизоляционные материалы в современном строительстве / 
А. И. Альперович // Строительные материалы. – 1997. – № 6. – С. 17-19.

- Стороженко Г. И. Технология производства и сравнительный анализ пресс-порошков для строительной керамики из механоактивированного сырья / Г. И. Стороженко, В. Ф. Завадский, А. В. Пашков // Строительные материалы. – 1998. – № 12. – С. 6-7

- Котяр В. Д. Перспективы развития производства керамического кирпича полусухого прессования / В. Д. Котяр, Ю. В. Терехина, Ю. И. Небежко // Строительные материалы. – 2010. – № 2. – С. 6-7.

- Берман Р. З. Использование жесткого формования – метод реконструкции кирпичных заводов / Р. З. Берман // Строительные материалы. – 1995. – № 5. – С. 25-26.

- Павлов В. Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики / Павлов В. Ф. – М. : Стройиздат. – 1997. – 240 с.

- Горшков B. C. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ / B. C. Горшков, В. В. Тимашев. – М. : Высшая школа, 1963. – 285 с.

- Мчедлов-Петросян О. П. Химия неорганических строительных материалов / Мчедлов-Петросян О. П. – М. : Стройиздат, 1988. – 304 с.

- Келер Э. К. О поведении каолина при нагревании / Э. К. Келер, 
А. И. Леонов // Успехи химии. – 1963. – Т. 22, № 3. – С. 334-354.

- Мчедлов-Петросян О. П. К термодинамике твёрдофазовых реакций в силикатных системах / Мчедлов-Петросян О. П. // Физико-химические основы керамики. – М. : Стройиздат, 1956. – С. 499-503.

- Мчедлов-Петросян О. П. Изменение глин при нагревании / Мчедлов-Петросян О. П. // Физико-химические основы керамики. – М. : Госстройиздат, 1956. – С. 95-113.

- Konopicky К. Die Veränderung und des Mineralaufbaues verschiedener Tone beim Brennen / K. Konopicky, E. K. Köhler // Forsсhungsbereichte des Landes, Nordrhein-Westfalen. – Köln: Westdeutscher Verl, 1962. – № 96. – 46 S.

- Roy R. Metastable and Stable dehydration reactions in clays and reolites 7 th Siliconf / Roy R. – Budapest: Akad, Kiado, 1965. – P. 141-154.

- Salmang H. Die physikalischen und chemishen Crundlagen der Keramik / H. Salmang, H. Schoize. – Berlin : Springer-Verl., 1968. – 450 S.

- Taylor H. F. W. Homogeneous and inhomogeneous mechanisms in the dehydroxylation of minerals. / Taylor H. F. W. – Bull, 1962. – p. 45-55.

- Freund F. Die Deutung der exothermen Reaktion des Kaolinits als «Reaktion des aktiven Zustandes» / Freund F. // Dtsch. Keram. Ges. – 1960. – № 37. – S. 209-218.

- Rrindley G. W. Kinetics of dehydroxylation of kaolinite and halloysite / G. W. Rrindley, M. Nakahira // J. Am. Ceram. Soc. – 1957. – № 40. – P. 346-350.

- Tscheischwili L. Uber den Metakaolin / L. Tscheischwili, W. Büssem, A. Weyl // Dtsch. Keram. Ges. – 1939. – № 6. – S. 249-276.

- Августиник А. И. Керамика / Августиник А. И. – Л. : Стройиздат, 1975. – 592 с.

- Августиник А. И. Физическая химия силикатов / Августиник А. И. – М. : Стройиздат, 1966. – 420 с.

- Онацкий С. П. Производство керамзита / Онацкий С. П. – М. : Стройиздат, 1987. – 333 с.

- Мамыкин П. С. Технология огнеупоров / П. С. Мамыкин, К. К. Стрелов. – М. : Металлургия, 1970. – 488 с.

- Кошляк Л. Л. Производство изделий строительной керамики / 
Л. Л. Кошляк, В. В. Калиневский. – М. : Высшая школа, 1990. – 207 с.

- Золотаревский А. З. Производство керамического кирпича / 
А. З. Золотаревский, Е. Ш. Шейнман. – М. : Высшая школа, 1989. – 
264 с.

- Будников П. П. К термодинамике изменения каолинита при нагревании / П. П. Будников, О. П. Мчедлов-Петросян. – ДАН СССР, 1960. – № 12. – С. 349-356.

- Гост Н. Я. Производство керамических строительных материалов / 
Гост Н. Я. – М. : Высшая школа, 1971. – 200 с.

- Бурлаков Г. С. Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей / Бурлаков Г. С. – М. : Высшая школа, 1972. – 424 с.

- Нагибин Г. В. Технология строительной керамики / Нагибин Г. В. – М. : Высшая школа, 1975. – 276 с.

- Уоррел У. Глины и керамическое сырьё / Уоррел У. – М. : Мир, 1978. – 237 с.

- Грим P. E. Минералогия глин / Грим P. E. – М. : ИЛ, 1959. – 450 с.

- Мороз И. И. Фарфор, фаянс, майолика / Мороз И. И. – Киев: Техника, 1975. –362 с.

- Книгина Г. И. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и искусственных пористых заполнителей: Учеб. пособие / Книгина Г. И., Вершинина Э. Н., Тацки Л. Н. – М. : Высшая школа, 1985. – 223 с.

- Химическая технология керамики : [учеб. пособие для вузов / под ред. проф. Гузмана И. Я. – М. : ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. – 496 с.

- Алымов А. Н. Общие экономические и социальные вопросы охраны окружающей среды // Экономические аспекты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов : статьи / 
А. Н. Алымов. – К. : СОПС УССР, 1975. – С.4-24.

- Кондратенко В. А. Современная технология и оборудование для производства керамического кирпича полусухого прессования /
 В. А. Кондратенко, В. Н. Пешков // Строительные материалы. – 2003. – № 2. – С. 18-19.

- Зубехин А. П. Повышение качества керамического кирпича с применением основных сталеплавильных шлаков / А. П. Зубехин, Довженко И. Г. // Строительные материалы. – № 4. – 2011. – С. 57-59.

- Рассказов В. Ф. Производство строительных материалов с использованием техногенных отходов / В. Ф. Рассказов, Г. Д. Ашмарин, А. Н. Ливада // Стекло и керамика. – 2009. – № 1. – С. 5.

- Катюшина А. Г. Использование отходов в производстве строительных материалов / А. Г. Катюшина, Г. В. Бондаренко // Строительные материалы. – 2008. – № 2. – С. 38-40.

- Верещагин В. И. Моделирование структуры и оценка прочности строительной керамики из грубозернистых масс / В. И. Верещагин, 
А. Д. Шильцина, Ю. В. Селиванов // Строительные материалы. – 2007. – № 6. – С. 38-40.

- Теплоизоляционный материал на основе боя стекла, подвергнутого механохимической активации / А. В. Гороховский, Д. В. Мещеряков, И. Н. Бурмистров [и др.] // Стекло и керамика. – 2010. – № 1. – С. 6-9.

- Кононов Д. В. Стеклообразование в силикатных системах и некоторые свойства стекол с заменой аниона кислорода на галоидные ионы / В. И. Большаков, Ю. Л. Савин, А. П. Приходько, Л. С. Савин, Е. Ю. Савин, Д. В. Кононов, Е. Б. Золочина, Б. Г. Клочко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – Вип. 26. – С. 112-122.

- Кононов Д. В. Использование отходов при производстве портландцементного клинкера / А. П. Приходько, Л. С. Савин, 
Н. С. Сторчай, Д. В. Кононов, Е. А. Энвальт// Строительство, материаловедение, машностроение: Сб. науч. Трудов. – Дн-вск. : ПГАСА, 2009. – Вып. № 50. – С. 421-425;

- Кононов Д. В. Науково-обгрунтоване використання сировини техногенного походження в технології виробництва будівельних матеріалів /  А. П. Приходько, Н. С. Сторчай, Д. О. Маляр, Д. В. Кононов, Г. М. Гришко // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 59. – С. 208-213.

- Кононов Д. В. Эффективное применение техногенного сырья в вяжущих и бетонах / А. П. Приходько, Н. С. Сторчай, Д. О. Маляр, 
Д. В. Кононов, В. О. Коваленко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических социокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – Вып. 60. – C. 142-148.

- Кононов Д. В. Ефективне використання активних мінеральних пуцоланових добавок / А. П. Приходько, Н. С. Сторчай, Д. О. Маляр, Д. В. Кононов, А. С. Ломакіна // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып. 52. – C. 154-161.

- Гивлюд М. М. Атмосферо, біо- та хімічно стійки захисні покриття для лицьової цегли. / М. М. Гивлюд, І. Л. Найвер, В. М. Терлецький // Зб. праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк : ЛНТУ, 2012. – Вип. 5. – С. 51-56

- Кононов Д. В. Научно-обоснованная перспектива использования вторичных продуктов производства / А. П. Приходько, Н. С. Сторчай, 
Д. О. Маляр, Д. В. Кононов, Е. А. Энвальт // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Макіївка : ДонНАБА, 2010. – Вип. 2010-5(85), т. ІІ. – С. 433-442.

- Пат. 59373 Украина, МПК С04В 28/04. В’яжуче / Приходько А.П., 
Савін Л.С., Сторчай Н.С., Маляр Д.О, Кононов Д.В.; заявники и патентовласники Приходько А.П., Савін Л.С., Сторчай Н.С., Маляр Д.О, Кононов Д.В. – № u 2010 13264; заявл. 08.11.2010; опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.– 4 с.

- Кононов Д. В. Науково обгрунтований підхід до використання техногенних відходів у виробництві будівельних матеріалів / 
А. П. Приходько, Л. С. Савін, В. О. Єрьоменко, Н. С. Сторчай, 
Д. О. Маляр, Д. В. Кононов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 2-3. – С. 17-23.

- Денисов Г. А. Техногенные отходы – энергетические консервы для отрасли строительных материалов / Г. А. Денисов // Достижение строительного материаловедения: Сб. науч. ст., посвященный 100-летию со дня рождения П. И. Боженова. – СПб. : Изд-во ОМ-Пресс, 2004. – С. 39-45.

- Пиявский С. А. Численные методы принятия решений в системах автоматизированного проектирования / Пиявский С. А. – Куйбышев: Куйбышевск. гос. ун-т, 1986. – 92 с.

- Бурмистров В. Н. Повышение эффективности производства керамического кирпича. / В. Н. Бурмистров, Г. В. Ведерников // Достижения строительного материаловедения : Сб. науч. ст., посвященный 100-летию со дня рождения П. И. Боженова. – СПб. : Изд-во ОМ-Пресс, 2004. – С. 140.

- Буравчук Н. И. Перспективные направления утилизации отходов добычи и сжигания углей / Н. И. Буравчик. – Ростов-на-Дону : Изд. Института механики и прикладной математики им. И. И. Воровича Южного федерального университета, 2009. – С.165-171.

- Баталин Б. С. Нанотехнология и строительные материалы / Баталин Б. С. // Технологии бетонов. – 2009. – № 7-8. – С. 78-79.

- Баталин Б. С. Применение отходов угольных шахт в качестве сырья для получения керамического кирпича / Б. С. Баталин, Т. А. Белозерова, 
С. Э. Маловер, М. Ф. Гайдай // Известия вузов. Строительство. – 2010. – № 11-12. – С. 21-25.

- Максимович Н. Г. Рост кристаллов и другие процессы в гелеообразных средах при химическом загрязнении грунтов / Максимович Н. Г. // Минералогия техногенеза. – Миасс, 2007. – С. 189–212.

- Nanocomposite layers of ceramic oxides and metals prepared by reactive gas-flow sputtering : [Электронный ресурс] / M. Birkholz, U. Albers, T. Jung. – 2004. – P. 279-285. – Режим доступа :

http: // www.portalnano.ru /

- Сланцевые продукты – полифункциональная топливо содержащая добавка для производства облегченных керамических материалов / Современные проблемы строительного материаловедения: Материалы шестых акаем. Чтений РААСН. – Иваново, 2000. – 729 с.

- Бек М. В. Керамзит из глин с аморфными и кристаллическими добавками / М. В. Бек, Н. В. Чубатюк // Строительные материалы и конструкции. – 1980. – № 3. – С. 13

- Шкарлинский О. Ф. Зависимость основных характеристик стеновой керамики из местного сырья с добавками попутных продуктов производства от состава газовой среды при обжиге / О. Ф. Шкарлинский, П. М. Руденко, А. С. Садунас // Влияние газовой среды на химическую реакцию в производстве силикатных материалов: Сб. тр. – Вильнюс, 1974. – С. 58-67.

- Untersuchung über das  Temperaturverhelten eines Tunnelbetons mit spezieller Gesteinskörnung / Diplomarbeit. – Wien. – 2004. – S. 156.

- Гвоздь В. С. Глиняный кирпич на основе суглинков Коробковского месторождения и отходов обогащения железистых кварцитов КМА / В. С. Гвоздь, В.С. Лесовик // БТИСМ: Химия высокотемпературных неметаллических материалов. – Белгород, 1990. – С. 180-183.

- Немец И. И. Использование отходов обогащения железистых кварцитов в производстве глиняного кирпича / И. И. Немец, А. И. Ефимов, 
Н. Н. Трубников // Сер. П. : Науч.-техн. реф. – М., 1980. – Вып. 6. – С. 22-24.

- Шильцина А. Д. Спекание и газообразование в керамических массах из местного сырья Хакасии // А. Д. Шильцина / Материалы Всероссийской науч.-техн. конф.. – Томск. – 1998. – С. 53–55.

- Шильцина А. Д. Новый вид непластичного сырья для производства строительной керамики / А. Д. Шильцина, В. М. Селиванов // Изв. Вузов. Строительство. – 1998. – № 2. – С. 53-56.

- Ефимов А. И. Железосодержащие техногенное сырье – эффективный компонент в производстве керамического кирпича / А. И. Ефимов, 
И. И. Немец // Современные проблемы строительного материаловедения: Материалы шестых академ. Чтений РААСН. – Иваново, 2000. – 729 с.

- Ничипоренко С. П. Физико-химическая механика дисперсных структур в технологии строительной керамики / Ничипоренко С. П. – Киев. : Наукова думка, 1971. – 72 с.

- Бурмистров В. Н. Использование отходов угольной промышленности в качестве сырья для производства керамических стеновых изделий / В. Н. Бурмистров, Д. А. Варшавская, В. Т. Новинская, A. B. Шлыков // Обзорная информация. – М. : ВНИИЭСМ, 1976. – С. 42.

- Gogu O. Utilizarea Zgunii de fumai pentru obtinerea placilor ceramice / 
O. Gogu, R. Abramovici, M. Enache // Mater constr. – 1976. – №3. –S. 6

- Пат. 3985567 США, МК С04В 35/00. Способ обработки красного шлама кислотой с целью использования его для изготовления кирпича / 
Джон П., Патрик П. – № 507 089; заявл. 18.09.1974; опубл. 12.10.1976. Бюл. № 1.

- Пат. 3879211 США, МК С04В 33/00. Способ обработки красного шлама кислотой с целью использования его для изготовления кирпича / Винстон А., Джон Ф., Хайер В. Ф. – № 369 913; заявл. 14.06.1973; опубл. 22.04.1975. Бюл. № 1-4.

- Pepplinkhouse H. Acoustik teles from solid wasts / Pepplinkhouse H. // Journal Australien Ceramik Society. – 1975. – №2. – S. 11

- Глибина И. В. Многокомпонентная искусственная шихта для производства грубой строительной керамики / И. В. Глибина, T. B. Кузнецова, В. Б. Зверев // Строительные материалы из попутных продуктов промышленности : Сб. трудов. – Л. : ЛИСИ, 1975. – №101. – С. 28.

- Глибина И. В. Использование побочных продуктов промышленности в производстве строительной керамики: Отчет о НИР № ГР 76014253 / Глибина И. В. – Л. : ЛИСИ. – 1977.

- Кара-Сал Б. К. Повышения качества керамических изделий из глин путем изменения параметров среды обжига / Б. К. Кара-Сал // Строительные материалы. – 2004. – № 2. – С. 29.

- Кучерова Э. А. Утилизация осадков сточных вод машиностроительных предприятий в производстве строительной керамики / Э. А. Кучерова, 
А. Ю. Пацичев, С. В. Федорова // Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков машиностроительной промышленности. – М., 1968.

- Патент Российская Федерация, МПК С04В 33/00. Керамическая масса для изготовления стеновых изделий, преимущественно кирпича керамического / А. В. Корнилов [и др.]; опубл. 27.11.01.

- Абрахимов В. З. Влияние железосодержащего шлака на структуру пористости керамического кирпича / В. З. Абрахимов, Е. С. Абрахимова, 
В. П. Долгий // Изв. Вузов. Строительство. – 2006. – № 1. – С. 36-39.

- Абрахимов В. З. Исследование фазового состава керамического кирпича ИК-спектроскопическим методом / В. З. Абрахимов, Е. С. Абрахимова // Изв. Вузов. Строительство. – 2006. – № 5. – С. 41-44.

- Абрахимов В. З. Термомеханические исследования керамического кирпича / В. З. Абрахимов, Е. С. Абрахимова // Изв. Вузов. Строительство. – 2006. – № 7. – С. 12-16.

- Бородин А. Н. Влияние карбонатного шлама на фазовые превращения при обжиге керамического кирпича / А. Н. Бородин, Д. Ю. Денисов, 
Е. С. Абрахимова, В. В. Шевандо, А. Г. Виткалов // Изв. Вузов. Строительство. – 2007. – № 1. – С. 64-69.

- Абрахимова Е. С. Влияние фазового состава на морозостойкость керамического кирпича / Е. С. Абрахимова // Изв. Вузов. Строительство. – 2008. – № 4. – С. 28-30.

- Абрахимов В. З. Влияние золошлакового материала на физико-механические свойства и фазовый состав кирпича на основе бейделлитовой глины / В. З. Абрахимов, В. В. Шевандо, 
А. В. Абрахимов, В. И. Кожевников, Е. В. Вдовина, Е. С. Абрахимова, 
С. Ж. Сайбулатов // Изв. Вузов. Строительство. – 2008. – №7. – С. 20-25.

- Шевандо В. В.  Использование золошлакового материала на основе бейделлитовой глины в производстве керамического кирпича / 
В. В. Шевандо, А. В. Абрахимов, Е. В. Вдовина, В. З Абрахимов, 
Е. С. Абрахимова // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 10. – С. 46-47.

- Денисов Д. Ю. Использование золошлакового материала и солевых отходов от вторичной переработки алюминий содержащих шлаков и лома в производстве керамического кирпича / Д. Ю. Денисов, 
В. З. Абрахимов // Промышленное и гражданское строительство. – 2010. – № 3. – С. 44-47.

- Абрахимова Е. С. Исследование водонепроницаемости и трещиноватости структуры кислотоупоров, полученных с использованием отходов производств / Е. С. Абрахимова, 
В. З. Абрахимов // Материаловедение. – 2001. – № 10. – С. 52-56.

- Долгий В. П. Исследование структурно-реологических свойств керамических масс для производства кирпича / В. П. Долгий, 
В. З. Абрахимов, Е. С. Абрахимова // Изв. Вузов. Строительство. – 2004. – № 12. – С. 35-37.

- Сулейменов С. Т. Физико-химические процессы структурообразования в строительных материалах из минеральных отходов промышленности / Сулейменов С. Т. – М. : Изд-во «Манускрипт», 1996. – 298 с.

- Сайбулатов С. Ж. Золокерамические стеновые материалы / 
Сайбулатов С. Ж., Сулейменов С. Т., Ралко А. В. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 292 с.

- Абрахимова Е. С. К вопросу о муллите / Е. С. Абрахимова, 
В. З. Абрахимов // Огнеупоры и техническая керамика. – 2006. – № 3. – С. 40-46.

- Будников П. П. Химическая технология керамики и огнеупоров / П. П. Будников, Д. Н. Полубояринов. – М. : Стройиздат, 1972. – 551 с.

- Павлов В. Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики / Павлов В. Ф. – М. : Стройиздат, 1977. – 270 с.

- Белов Н. В. Получение муллита и его свойства /Н. В. Белов // Тр. Львовского университета. – 1956. – Вып.. 10. – С. 10-12.

- Куколев Г. В. Химия кремния и физическая химия силикатов / Куколев Г. В. – М. : Высш. шк., 1966. - 464 с.

- Круглицкий Н. Н. Физико-химическая механика дисперсных структур в магнитных полях / Круглицкий Н. Н. – Киев : Наукова думка, 1976. – 
193 с.

- Практикум по технологии керамики и огнеупоров : [под ред. 
Полубояринова Д. Н. и Попильского Р. Я.]. – М. : Стройиздат, 1972. – 352 с.

- Кащеев И. Д. Испытание и контроль огнеупоров : Учебное пособие / 
И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов. – М. : Интермет Инжиниринг, 2003. – 286 с.

- Стрелов К. К. Технический контроль производства огнеупоров / 
Стрелов К. К., Кащеев И. Д. – М. : Металлургия, 1986. – 236 с.

- Лукин Е. С. Технический анализ и контроль производства керамики /
Е. С. Лукин, Н. Т. Андрианов. – М. : Стройиздат, 1986. – 272 с.

- Книгина Г. И. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и легких пористых заполнителей / Г. И. Книгина, 
Э. Н. Вершинина. – М.: Высшая школа, 1972. – 199 с.

- Книгина Г. И. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и искусственных пористых заполнителей / Книгина Г. И., Вершинина Э. Н., Тацки Л. Н. – М. : Высшая школа, 1977. – 208 с.

- Практикум по технологии керамики: Учебное пособие для вузов / [под ред. И. Я. Гузмана]. – М. : ООО РИФ «Стройматериалы, 2005. – 336 с.

- Практикум по технологии керамики и огнеупоров / [В.С. Бакунов и др. ]. – М. : Стройиздат, 1972. – 352 с.

- Берг Л. Г. Введение в термографию / Л.Г. Берг. – М. : Наука, 1969. – 
395 с.

- Иванова В. П. Термический анализ минералов и горных пород / В. П. Иванова, Б. К. Касатов. – Л. : Недра, 1974. – 399 с.

- Бутт Ю. М. Твердение вяжущих при повышенных температурах / 
Ю. М. Бутт, Л. И. Рашкович. – М. : Госстройиздат, 1961. – 232 с.

- Горшков В. С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ / Горшков В. С., Тимашев В. В., Савельев В. Г. – М. : Высшая школа, 1981. – 333 с. – с. 325-326.

- Горшков В. С. Термография строительных материалов / Горшков В. С. – М. : Издательство литературы по строительству, 1968. – с. 221-231.

- Горелик С. С. Рентгенографический и электроннооптический анализ / Горелик С. С., Расторгуев Л. Н., Скаков Ю. А. – М. : Металлургия, 1970. – 150 с.

- Вегман Е. Ф. Кристаллография, минералогия, петрография, рентгенография / Вегман Е. Ф., Руфанов Ю. Г., Федорченко И. Н. – М. : Металлургия, 1990. – 262 с.

- Joint Committee on Powder diffraction standards / A Pennsylvania Non-profit Corporation 1601. – Park Iane. Swarthmore, Pa.19081. – Printed in Philadelphia, 1975.

- Вознесенский В. А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / Вознесенский В. А., Ляшенко Т. В., Огарков Б. Л. – К. : Выща школа, 1989. – с. 318-320.

- Вознесенский В. А. Современные методы оптимизации композиционных материалов / Вознесенский В. А., Выровой В. Н., Керш В. Я. – К. : Будівельник, 1983. – 144 с.

- Бабко А. Г. Физико-аналитические методы анализа / Бабко А. Г. – М. : Высш. шк., 1968. – 334 с.

- Кононов Д. В. Исследование низкокачественного сырья и техногенных отходов промышленности с целью их применения при производстве керамического кирпича / А. П. Приходько, Н. В. Шпирько, 
Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Ю. Н. Вечер, Д. В. Кононов, Б. В. Богданов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 7-8. – С. 16-24.

- Кононов Д. В. Седиментационные исследования  низкокачественного сырья и техногенных отходов производства с целью их применения при производстве керамического кирпича / А. П. Приходько, Н. В. Шпирько,   Н. С. Сторчай, А. Н. Гришко, Ю. Н. Вечер, Д. В. Кононов, Б. В. Богданов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - №  10. – С. 17-28.

- Кононов Д. В. Исследование сырья техногенного происхождения с целью использования в технологии строительных материалов / 
А. Приходько, Н. Сторчай, А. Дзюбан, Е. Энвальт, Д. Маляр, 
А. Климентьева, А. Сыщенко, Д. Кононов // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw : WUT, 2012. – № 20. – P. 467-472.

- Гегузин Я. Е. Физика спекания / Гегузин Я. Е. – М. : Наука, 1984. –      312 с.

- Технология керамических изделий / [П. П. Будников, А. С. Бережной, И.А . Булавин и др.]. – Москва : Ленинград, 1946. – 522

- Ничипоренко С. П. Физико-химическая механика дисперсных структур в технологии строительной керамики / Ничипоренко С. П. – Киев : Наукова думка, 1971. – с. 81

- Ребиндер П. А. Исследование структурно-механнических свойств дисперсных систем методомконического пластометра / П. А. Ребиндер, Б. Я. Ямпольский // Коллоидный журнал. – 1948. – Т.10. – Вып.6.

- Павлова C. B. Новые технологии и оборудование для изготоления керамических стеновых материалов / C. B. Павлова // Строительные материалы. – 1990. – №7. – С. 25-26.