Косарев, Константин Леонидович. Разработка технологии получения наносорбента на основе отходов переработки древесины : диссертация ... кандидата технических наук : 05.21.05 / Косарев Константин Леонидович; [Место защиты: Моск. гос. ун-т леса].- Москва, 2013.- 163 с.: ил. РГБ ОД, 61 14-5/420

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА»

04Z01450315	рвах рукописи

Косарев Константин Леонидович

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСОРБЕНТА
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

- - Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель кандидат технических наук, доцент Кононов Георгий Николаевич

Москва- 2013

Оглавление

Введение	 6

Г лава 1 Анализ исследований в области получения сорбентов на основе

отходов переработки древесины	 10

- Получение сорбентов из отходов механической переработки

древесины	 11

- Получение сорбентов из отходов химической переработки

древесины	 14

- Получение комплексных сорбентов с использованием отходов

деревопереработки	 20

- Выводы	 23

- Постановка цели и задач исследования	 24

Глава 2 Выбор сырья и обоснование отдельных технологических

решений	 25

- Выбор исходного сырья и анализ сырьевой базы	 25

- Выбор методов обработки исходного сырья	 31

- Подбор оборудования для механоактивации	 35

- Выводы	 43

Глава 3 Материалы и методы исследований	 44

- Объекты и методы исследования	 44

- Характеристика применяемых веществ и реагентов	 44

- Методики получения наносорбента и полупродукта	 45

- Методика проведения механоактивации	 45

- Методика микрогрануляции комплексного наносорбента	 46

- Методики анализа	 47

- Методика определения внешнего вида сырья и готового продукта... 47

- Методика определения запаха сырья и готового продукта	 47

- Методика исследования структуры поверхности методом

электронной микроскопии	 48

- Методика определения гранулометрического состава	 48

з

- Методика определения влажности сырья и готового продукта	 48

- Методика определения зольности сырья	 48

- Методика определения содержания свободной кислоты в сырье	 49

- Методика определения pH водной вытяжки	 50

- Методика определения веществ растворимых в горячей воде	 51

- Методика определения веществ растворимых в органических

растворителях	 52

- Методика определения общей открытой пористости по воде	 53

- Методика изучения нанопористой структуры методом сорбции

инертного газа (азота)	 55

- Методика определения адсорбционной активности по индикатору

метиленовому синему	 55

- Методика определения сорбционной способности по отношению к

микотоксинам	 57

Глава 4 Экспериментальное исследование механоактивации отходов

переработки древесины	 59

- Общая характеристика предварительно подготовленного

гидролизного лигнина	 59

- Влияние режимов обработки на изменение гранулометрического

состава гидролизного лигнина	 60

- Изменения группового химического состава гидролизного лигнина

при механоактивации	 65

- Изменения пористой структуры гидролизного лигнина при

механоактивации	 66

- Выводы	 75

Глава 5 Разработка технологии получения энтеросорбента для

сельского хозяйства на основе механоактивированного

гидролизного лигнина	 77

  - Разработка и оптимизация состава комплексного наносорбента	 78

    - Разработка компонентного состава комплексного наносорбента	 78

    - Выбор товарной формы целевого продукта	 86

    - Оптимизация компонентного состава комплексного наносорбента... 88

  - Разработка технологической схемы и аппаратурного оформления... 92

  - Проведение исследовательских	испытаний разрабатываемой

технологии	 97

    - Получение экспериментальных образцов	(партий)	комплексного

наносорбента	 97

    - Аналитические исследования свойств комплексного наносорбента.. 99

  - Выводы	 101

Глава 6 Апробация результатов исследования	 102

- Разработка перечня технических требований	к	технологическому

оборудованию, технических	условий и технологических

регламентов			 103

- Разработка перечня технических требований	к	технологическому

оборудованию	 103

- Разработка технических условий на сорбент	и	технологического

регламента	 109

- Опытно-промышленные испытания технологии получения

комплексного наносорбента	 109

- Оценка капитальных вложений	при внедрении разработанной

технологии	 111

- Необходимое оборудование	 111

- Производственные помещения	 112

- Персонал	 112

- Сырьё	 113

- Расчёт себестоимости продукции	 114

- Экономический эффект от	использования разработанного

комплексного наносорбента	 114

- Выводы	 115

Заключение	 116

Список литературы	 118

Приложения	 136

Приложение №1	 137

Приложение № 2	 140

Приложение № 3	 161

Приложение № 4	 163

Введение

Актуальность работы:

Россия - одна из ведущих стран по объему заготавливаемой древесины. Одной из основных задач рационального природопользования в лесном комплексе является наиболее полное использование лесного потенциала страны за счёт роста объёмов производства продукции глубокой переработки древесины, вовлечение в производство низкокачественной древесины, а также переработка вновь образующихся и уже накопленных отходов деревопереработки [1].

При существующем уровне технологий в отходы уходит до 80 % заготавливаемого древесного сырья [2]. Эти отходы можно рассматривать как перспективное сырьё, пригодное для дальнейшей переработки и получения на их основе высококачественной экологически чистой продукции. В настоящее время отходы механической, химико-механической и химической переработке древесины, образующиеся вторичные продукты, во многих случаях, до сих пор не находят должного применения. В большинстве случаев, их используют в качестве топлива, поэтому разработка технологических процессов переработки отходов, возобновляемого растительного сырья является актуальной.

Г етерокапиллярная структура древесины сохраняется в отходах её переработки, что позволяет использовать эти отходы в качестве сорбентов различного назначения. Этот факт и определил выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Данная работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного контракта № 16.522.12.2010, заключенного между Министерством образования и науки РФ и ООО «БИОВЕТ- ФЕРМЕНТ» по мероприятию 2.2 федеральной целевой программы: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы».

Цель работы:

- разработать технологию получения наносорбента на основе отходов переработки древесины.

Объект исследования:

- отходы механической и химической переработки древесины.

Предмет исследования:

- технология получения наносорбента на основе отходов переработки древесины. Основные задачи исследования:

- Анализ, проведённых ранее, исследований, касающихся вопросов получения сорбционных материалов на основе отходов переработки древесины;

- Выбор наиболее подходящего сырья и методов его обработки;

- Подбор оборудования для обработки выбранного исходного сырья;

- Исследование влияния режимов обработки на состав и свойства сырья для производства наносорбента;

- Выбор оптимальной товарной формы разрабатываемого наносорбента;

- Разработка технологической схемы и подбор аппаратурного оформления для производства наносорбента;

- Аналитические исследования состава и свойств образцов наносорбента, полученных по разработанной технологии.

Научная новизна:

- впервые в качестве материала для получения нанопористого сорбента был использован отход механохимической переработки древесины - гидролизный лигнин (ГЛ), «выдержанный» в отвалах более 10 лет.

- впервые для механоактивации гидролизного лигнина в рамках настоящей работы было использовано специальное оборудование - вихревая-импеллерная мельница, обеспечивающая щадящий режим механоактивации;

- для переработки гидролизного лигнина в сорбент разработана новая технология его механоактивации и микрогранулирования без повреждения его нанопористой структуры, обеспечивающей сорбционные свойства этого материала.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Результаты исследования состава и свойств отходов переработки древесины;

- Результаты изучения закономерности механоактивации отходов переработки древесины;

- Состав комплексного наносорбента;

- Результаты аналитических исследований свойств комплексного наносорбента;

- Разработанная технологическая схема производства наносорбента.

Практическая значимость:

Проведённые исследования позволили создать энтеросорбент третьего поколения, который обладает высокой сорбционной способностью по отношению к наиболее распространенным видам микотоксинов. При этом новый сорбент является уверенным конкурентом импортным аналогам, существующим сегодня на рынке, как по эффективности применения, так и по цене.

Достоверность полученных результатов и выводов:

Получение экспериментальных результатов основано на использовании приборов, прошедших метрологическую поверку, применении различных методов тестирования и контроля измерительной системы экспериментальных установок. Воспроизводимость и повторяемость экспериментов оценена путем статистической обработки. Достоверность теоретических решений проверена сравнением с экспериментальными результатами.

Апробация работы:

Основные результаты диссертационной работы доложены на:

- научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов МГУЛ по итогам научно-исследовательской деятельности за 2012 год (г. Мытищи, МГУЛ);

- II международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса» в 2013 г. (г. Кострома, КГТУ);

Внедрение результатов:

Основные результаты работы внедрены на опытном производстве ООО «БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ» (пос. Правдинский М.О.).

Публикации:

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 3 - в журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК».

Соответствие диссертации паспорту специальности:

Основные результаты диссертационной работы соответствуют п. 2 «Разработка теории и методов технологического воздействия на объекты обработки, с целью получения высококачественной и экологически чистой продукции» из паспорта специальности 05.21.05	— «Древесиноведение,

технология и оборудование деревопереработки».

Личный вклад автора в работы, проявился в работах, посвященных исследованию процессов механоактивации гидролизного лигнина, а также в решении прикладных вопросов работы и заключается в разработке методик проведения экспериментов, анализе полученных результатов и их использовании при разработке технологии получения наносорбента на основе гидролизного лигнина.

Структура и объём работы:

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), экспериментальной части (главы 2-5), главы, посвящённой апробации результатов исследования (глава 6), общих выводов (заключение), списка литературы и приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе теоретических и экспериментальных исследований в диссертации были сформулированы следующие основные научные выводы:

- Разработана новая технология получения комплексного наносорбента на основе отходов переработки древесины. В основу разрабатываемой технологии заложен процесс механоактивации компонентов комплексного наносорбента. Для проведения механоактивации использована специально разработанная для этих целей вихревая-импеллерная мельница.

- В качестве основного компонента комплексного наносорбента предлагается использовать гидролизный лигнин, «выдержанный» более 10 лет, подвергнутый механоактивации.

- Использование гидролизного лигнина, «выдержанного» в отвалах в течение 10-15 лет, позволяет избежать стадии его отмывки и нейтрализации;

- Для оптимизации сорбционных свойств комплексного наносорбента в его состав дополнительно вводится механоактивированная биомасса кормовых дрожжей и механоактивированные алюмосиликаты (бентонитовая глина);

- Оптимальной товарной формой комплексного наносорбента для его применения в с/х являются микрогранулы размером 0,2-0,8 мм, содержащие в своём составе (в пересчёте на абсолютно сухое вещество) лигнин гидролизный - 60 масс, частей, биомасса кормовых дрожжей 25 масс, частей, алюмосиликаты 10 масс частей, Na-КМЦ 5 масс частей. Массовая доля влаги в получаемом продукте не превышает 10 %.

Для организации промышленного производства комплексного наносорбена рекомендуется следующее:

- Для организации производства комплексного наносорбента для нужд с/х потребуются производственные помещения общей площадью 470 м2, специальное производственное оборудование и оборудованная лаборатория.

- Начальные инвестиции составят 44690,7 тыс. руб. (на 01.10.2013 г.), чистый доход от реализации комплексного наносорбента составит не менее 15772,8 тыс. руб./год (при цене продукта 100 руб/кг). Срок окупаемости составит 2 года 10 месяцев.

Экономический эффект от внедрения комплексного наносорбента:

1. При внедрении комплексного наносорбента на комбикормовом заводе при производительности завода 13200 т комбикорма/мес экономия составит от 729 — 5280 тыс. руб/мес.

11

11