Писаревский, Юрий Владимирович.
Высокоэффективные монокристаллические материалы для акустооптики и акустоэлектроники : диссертация ... доктора физико-математических наук в форме науч. докл. : 01.04.07. - Москва, 1998. - 43 с.; 20х15 см.

Оглавление диссертациидоктор физико-математических наук в форме науч. докл. Писаревский, Юрий Владимирович

В разработке новых материалов можно выделить две части химическое материаловедение и физическое материаловедение. Под физическим материаловедением понимается во первых определение сочетания параметров материалов,оптимального для исследуемого эффекта (в нашем случае для акустооптического взаимодействия или для акустоэлекроники) и во вторых теоретическое или экспериментальное определение этих параметров. Конечной целью такой работы является поиск» наиболее эффективных материалов. Естественно, что такая работа связана с фундаментальными проблемами физики твердого тела. Для описываемой работы, касающейся поиска материалов для акустоэлектроники и ахустооптики, это прежде всего микроскопические теории упругих, пьезоэлектрических, и фотоупругих свойств, а также кристаллоакустика и кристаллооптика. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию электроакустических и акустооптических свойств широкого круга материалов и выявлению закономерностей изменения указанных выше свойств в зависимости от состава.

Поиск и изучение эффективных материалов для акустоптики и акустоэлектроники ведется в ряде ведущих научных учреждений России, США, Японии, Франции и других стран. К сожалению, в рамках настоящей работы нет возможности сделать достаточно полноценный обзор, поэтому ниже будут упоминаться и описываться материалы, в исследовании которых принимал участие автор. При этом , хотя за рамками рассмотрения остаются многие важные и интересные как с практической, так и с научной точек зрения •мтериалы, описанные ниже материалы стоят в ряду наиболее

Активных и перспективных. уалыгость темы

6

6