## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

- ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

- СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

- На правах рукописи

- КСЁНШКЕВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

- УДК 666.974.6

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ НА МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ ВЯЖУЩЕМ

05.23.05 – строительные  материалы и изделия

- Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

- Научный руководитель:

- БАРАБАШ

- Иван Васильевич

доктор технических наук,

профессор

Одесса-2012

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |  | ### …..…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 |  | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ……………………………………..… | 8 |
|  | 1.1 | Высокопрочные бетоны. Перспективы развития………… | 8 |
|  | 1.2 | Методы и способы активации минеральных вяжущих…………………………………………………… | 13 |
|  | 1.3 | Активные минеральные добавки и их роль в структурообразовании твердеющих цементных систем……………………………………..………………… | 22 |
|  | 1.4 | Влияние микрокремнезема на свойства бетона……….… | 28 |
|  | 1.5 | Раздельная технология приготовления бетонных смесей………………………………………………………. | 35 |
|  | 1.6 | Основная гипотеза………………………………………… | 41 |
| РАЗДЕЛ 2 |  | МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ…………..…………………………… | 44 |
|  | 2.1 | Основные этапы исследований…………………..……… | 44 |
|  | 2.2 | Характеристики материалов, применяемых в исследованиях……………………………………………… | 46 |
|  | 2.3 | Методики исследований………………………………..… | 47 |
|  | 2.4 | Обработка результатов эксперимента ……………………. | 53 |
| РАЗДЕЛ 3 |  | ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ СУСПЕНЗИЙ С ДОБАВКОЙ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА…………….…… | 54 |
|  | 3.1 | Влияние микрокремнезема на эффективную вязкость механоактивированных цементных суспензий ……….…. | 54 |
|  | 3.2 | Влияние механоактивации на сроки схватывания, пластическую прочность и тепловыделение наполненных микрокемнеземом цементных суспензий ... | 62 |
|  | 3.3 | Влияние содержания микрокремнезема в вяжущем на прочность цементного камня …..………………..…..…... | 66 |
|  | 3.4 | Физико-химические исследования фазового состава и структуры цементного камня с содержанием микрокремнезема ……..…………………………….……. | 79 |
|  |  | Выводы по разделу 3…………………..…………...……… | 89 |
| РАЗДЕЛ 4 |  | ### СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ НА МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ…….... | 90 |
|  | 4.1 | ### Планирование и реализация трехфакторного эксперимента ………………………………………………. | 91 |
|  | 4.2 | Влияние рецептурно-технологических факторов на физико-механические свойства высокопрочного бетона.. | 95 |
|  | 4.3 | ### Влияние механоактивации на кинетику набора прочности бетона ……………………………..………...…. | 97 |
|  | 4.4 | - Критерий эффективности использования вяжущего с добавкой микрокремнезема………………………………. | 105 |
|  | 4.5 | Технико-экономическая эффективность механо-активации вяжущего в присутствии органо-минеральной добавки …………………………………..……………………….. | 106 |
|  | 4.6 | ### Выбор оптимального состава высокопрочного бетона… | 108 |
|  | 4.7 | ### Оборудование для приготовления бетонных смесей по раздельной технологии……………………………………. | 113 |
|  | 4.8 | ### Технологическая схема получения механоактивирован-ного вяжущего с добавкой микрокремнезема………........ | 115 |
|  |  | ### Выводы по разделу 4………………...….…………………. | 121 |
|  |  | ### ОБЩИЕ ВЫВОДЫ……….………...…………………… | 122 |
|  |  | ### ЛИТЕРАТУРА……………………..……………………… | 124 |
|  |  | ### ПРИЛОЖЕНИЕ…………………….…………………….. | 143 |

- ВВЕДЕНИЕ

Благодаря своим превосходным свойствам – отличному соотношению прочности к средней плотности, высокой плотности и долговечности – высокопрочный бетон все чаще используется для решения различных практических задач строительства.

Актуальность темы. Применению в отечественной практике строительства бетонов высоких марок способствует все более широкое использование высокоактивных цементов, совершенствование технологических процессов при изготовлении бетонной смеси.

В то же время получение высокоактивного портландцемента, связанно, в основном, с увеличением его дисперсности и повышением содержания С3S  а также  с целым рядом трудностей технического и технологического порядка. Насущная необходимость получения высокомарочных бетонов на базе рядовых цементов заставляет искать новые технологические приемы и, в частности, использование ограно-минеральных добавок (ОМД). Введение в портландцемент реакционноспособного микрокремнезема совместно с высокоэффективным химическим модификатором обеспечивает направленное структурообразование твердеющего цементного камня, повышение его плотности и прочности. Значительно усиливает эффект от совместного введения в портландцемент микрокремнезема и органического модификатора механоактивация вяжущего в турбулентных потоках, которые обеспечиваются конструктивными особенностями скоростного смесителя.

Известный способ механоактивации вяжущего без существенного разрушения частиц портландцемента [1] достаточно легко вписывается в существующие схемы получения растворных и бетонных смесей.

Связь с научными темами, планами, программами. Диссертационная работа связана с  госбюджетной темой № 78 (0100U002702) «Анализ механизмов формирования технологической наследственности и ее влияние на основные свойства строительных материалов и конструкций» и с тематикой кафедры Городского строительства и хозяйства «Механохимическая активация минеральных вяжущих веществ».

Цель работы и задачи исследований.  Целью работы является повышение эффективности использования рядового портландцемента в высокопрочных бетонах за счет его механоактивации  и модификации органо-минеральной добавкой.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследований:

- проанализировать  механизмы механоактивации суспензий портландцемента с добавкой микрокремнезема и суперпластификатора С-3;

- исследовать влияние режимов механоактивации, количества микрокремнезема и С-3 на изменение эффективной вязкости суспензий вяжущего;

- исследовать влияние режимов механоактивации на свойства твердеющего портландцемента, модифицированного органо-минеральной добавкой;

- выяснить влияние механоактивации на гидратообразования твердеющего цементного вяжущего;

- оптимизировать составы высокопрочного бетона на механоактивированном вяжущем с учетом ресурсосбережения;

- провести опытно-промышленную проверку лабораторных исследований.

Объект исследований – процессы, происходящие при механоактивации суспензий портландцемента с органо-минеральной добавкой и свойства затвердевших композитов.

Предмет исследования – цементный камень и бетоны на механоактивированном портландцементе с органо-минеральной добавкой.

Методы исследований.  В соответствии с задачами исследований в работе использовались стандартные методы экспериментальных исследований. Для отображения структуры, новообразований цементного камня использовались методы физико-химического анализа – дифференциально-термический,  рентгенофазовый и микроскопический.

Для выяснения роли механохимической активации на эффективную вязкость суспензий вяжущего, физико-механические характеристики цементного камня и бетона была разработана специальная конструкция скоростного смесителя с регулируемым количеством оборотов рабочего органа камеры смешения.

Оценка текучести технологических смесей проводилась по кривым эффективной вязкости. Обработка результатов эксперимента проводилась с использованием методов математической статистики. Оптимизация составов органо-минеральной добавки и бетонов на механоактивированном вяжущем проведена с использованием математических моделей.

- Научная новизна полученных результатов:

- установлены оптимальные режимы активации цементосодержащих суспензий с органо-минеральной добавкой, обеспечивающее предельно-возможное разрушение начальной структуры системы;

- выявлен синергетический эффект снижения вязкости цементосодержащих суспензий с добавкой микрокремнезема при совместном воздействии на  неё скоростного смешения и суперпластификатора С-3;

- доказана правомерность предложенной концепции повышения прочности бетона за счет механоактивации портландцемента, модифицированного органо-минеральной добавкой;

- определены количественные значения органо-минеральной добавки, обеспечивающей получение высокопрочного бетона класса С35/45…С90/105 на механоактивированном вяжущем.

- Практическое значение полученных результатов:

- оптимизированы режимы скоростного смешения суспензий портландцемента с органо-минеральной добавкой, обеспечивающее максимальное снижение их эффективной вязкости;

- установлено оптимальное содержание органо-минеральной добавки, обеспечивающее получение высокопрочного бетона на рядовом механоактивированном портландцементе;

- разработаны составы высокопрочных бетонов (45…105МПа) на механоактивированном вяжущем с органо-минеральной добавкой;

- оптимизированы рецептурно-технологические факторы получения высокопрочного бетона на механоактивированном вяжущем с органо-минеральной добавкой и определена технико-экономическая эффективность разработанных составов высокопрочного бетона.

- осуществлено внедрение результатов исследований в производство.

- Личный вклад соискателя.  Основные результаты диссертационной работы были получены соискателем научной степени кандидата технических наук самостоятельно.

Рассмотрены вопросы приготовления бетонной смеси по раздельной технологии с использованием скоростного смесителя и механизмы механохимической активации цементных суспензий. Обнаружен влияние содержания микрокремнезема и концентрации С-3 на смену эффективной вязкости цементосодержащих суспензий. Установлено влияние режимов механоактивации суспензий на показатели прочности цементного камня и бетона на его основе. Оптимизированы составы высокопрочных бетонов на механоактивированном вяжущем. По результатам экспериментальных исследований на производственных площадях ЗАО «ПІК» осуществлен опытно-промышленный выпуск бетонной смеси общим объемом 15 м3 за разрешением технологии с использованием высокоскоростного смесителя для изготовления монолитных колонн из бетона класса С35/45.

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 научных работ в профессиональных научно-технических изданиях Украины.

- Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка литературных источников и  приложения. Диссертация изложена на 145 страницах из них 11 таблиц, 49 рисунков, 19 страниц списка использованных источников из 184 наименований, 3 страницы приложений.

### ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- Предложен механизм активации портландцемента с добавкой микрокремнезема, который учитывает частое столкновение без разрушения частиц дисперсной фазы в турбулентных потоках дисперсионной среды с последующей реализацией трибоэффектов путем взаимодействия частиц вяжущего с водой.

- Установлено, что механоактивация цементосодержащей суспензии в присутствии разжижителя С-3 приводит к разрушению ее структуры, которое сопровождается значительным снижением эффективной вязкости в 8-23 раза.

Выявлен  синергетический эффект снижения вязкости при введении в состав цементосодержащей суспензии микрокремнезема в количестве до 10%  и суперпластификатора С-3 = 1%. Механоактивация вяжущего способствует интенсификации процессов структурообразования по сравнению с традиционно приготовленными цементными суспензиями, что выражается:

-     в сокращении сроков схватывания (начало  - на 17÷20 %, конец - на 16÷18 %);

- - большей величиной максимального разогрева суспензии – с 54 до 620С (контроль);

- -  более интенсивным набором пластической прочности.

- Введение в портландцемент органо-минеральной добавки с одновременной механоактивации вяжущего позволяет регулировать процессы структурообразования. Анализ дифрактограмм цементного камня показывает, что в процессе механоактивации значительно интенсифицируются процессы гидратации, а введение 10% микрокремнезема приводит к активной пуццолановый реакции между микрокремнеземои и портландцементом. Кривая дифференциально-термического анализа свидетельствует о том, что введение микрокремнезема в вяжущее приводит к уменьшению количества гидроокиси кальция Са(ОН)2 за счет связывания микрокремнеземом.

- Экспериментально установлено, что механоактивация рядового портландцемента в присутствии микрокремнезема и суперпластификатора   С-3 позволяет получать тяжелые бетоны классов С35/45…С90/105 с расходом вяжущего от 450 до 550кг/м3.

- Оптимизированы составы высокопрочного бетона, обеспечивающие максимальные значения коэффициента использования вяжущего Ки.в. Механоактивация цементносодержащего вяжущего в присутствии органо-минеральной добавки повышает коэффициент использования вяжущего с 0,12 до 0,21, т.е. более чем на 70%.

- По результатам экспериментальных исследований на производственных площадях ЗАО «ПІК» осуществлен опытно-промышленный выпуск бетонной смеси общим объемом 15 м3 по раздельной технологии с использованием высокоскоростного смесителя для изготовления монолитных колонн из бетона класса С35/45.

- ЛИТЕРАТУРА

- Барабаш І.В.  Механохімічна активація мінеральних в’яжучих речовин: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2002. - 100с.

- Аленева А. О надежности бетона рассуждала молодежь // Капстроительтво. 2003. C. 56-57

- Зайцев И. Н. Высокопрочный бетон. "СтройПРОФИль" № 8-2007 С.1.

- Дорф В.А Высокопрочный керамзитобетон (Обзор опыта производства, особенностей технологии и свойств)./ В.А Дорф, В.Г.  Довжик // ЦНИИТЭСтром — М.: Глав-полиграфпром, 1968. — 52 с.

- State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete // Reported by ACI Committee 363, ACI 363R-92 (Reapproved 1997). - P. 363R-2.

- Рунова Р.Ф. Формирование структуры высокопрочных бетонов. Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян, В.В. Товстонис, С.П. Щербина, Л.Д. Пашина // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка №29, 2008 р., с.91-97.

- Берг  О.Я.  Высокопрочный бетон./ О.Я. Берг, Е.Н. Щербаков, Г.Н. Писанко// Издательство литературы по строительству. Москва – 1971, 209с.

- Миненко Е.Ю. Усадка и усадочная трещиностойкость высокопрочных бетонов с органоминеральными модификаторами: Дис. канд. техн. наук: 05.23.05: Пенза – 2004, 157 c.

- Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества: (технология и свойства). Учебник для вузов / А. В. Волженский, Ю. С. Буров, В. С. Колокольников. - 3-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Стройиздат, 1979. - 476 с, ил.

10. Лохер Ф.В. Исследования механизма гидратации цемента./ Ф.В. Лохер, В. Рихарц //- В кн.: Шестой междунар. конгр. по химии цемента (Москва, сент. 1974г.) - М.: Стройиздат, 1976, т. 2, кн. 1, С.122-133.

11.  Ильина Л.В. Повышение прочностных характеристик цементных композитов на основе цемента длительного хранения // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 12 (часть 1). – c. 112-116.

12.  Бердов Г.И Влияние минеральных добавок на свойства цементных материалов / Г.И. Бердов, Л.В. Ильина, Н.А. Машкин // Современные наукоемкие технологии. – 2011. – № 1. – С. 49–52.

13. ТУ 5743-049-02495332-96. Модификатор бетона марки МБ-01. Технические условия.

14.    Пащенко А.А. Теория цемента / А.А. Пащенко, Е.А. Мясникова, В.С. Гумен, Ю.Р. Евсютин, М.М. Салдугей, М.А. Саницкий, В.П. Сербин, В.В. Токарчук, И.Б. Удачкин, В.В. Чистяков. –Киев: Будiвельник, 1991.–166с.

15.  Батраков В.Г. Эффективность применения ультрадисперсных отходов ферросплавного производства./ В.Г. Батраков, С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд // Бетон и железобетон, 1989, № 8, С.24-25.

16.  Д. Дж. Паркер, Concrete Society, Current Practice Sheet No 104, октябрь 1985. С.1

17.    Симакина Г. Н. Высокопрочный дисперсно-армированный бетон: дис. канд. техн. наук: 05.23.05: Пенза - 2006, 161 с.

18.   Баженов Ю.М. Технология бетона / Баженов Ю.М. – М.: Изд-во АВС, 2003. - 500 с.

19.     Руководство по подбору составов тяжелого бетона / НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1979. -103 с.

20.  Химические и минеральные добавки в бетон/Под ред. О.В. Ушерова-Маршака. – Харьков: Колорит, 2005. – 280 с.

21.   Рунова Р.Ф. Снижение расхода цемента как путь обеспечения долговечности бетона / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.И. Гоц, П.С. Шилюк // Будівельні конструкції: зб. наук. праць.– Київ, НДІБК. – Т.2. - 2005. - С. 42-50.

22.  Рунова Р.Ф. Формирование структуры высокопрочных бетонов / Р.Ф. Рунова, И.И. Руденко, В.В. Троян // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: зб. наук. праць. - Вип. 29. - Київ: товариство «Знання» України, 2008. - С.91-97.

23. Несветаев Г.В. Перспективы получения сверхбыстротвердеющих бетонов/ Г.В. Несветаев, Е.В. Виноградова // «Бетон и железобетон в третьем тясячелетии»: Третья Междунар.науч.-практ.конф. — Ростов н/Д: РГСУ, 2004.- С. 11 -14.

24.  Рунова Р.Ф. Роль фракційності заповнювача у формуванні властивостей модифікованих високоміцних бетонів / Р.Ф. Рунова, І.І. Руденко, В.В. Троян //Збірник праць ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2007. – С. 51-58.

25.  Халюшев О. К. Бетони на основі композиційних цементів, активованих у високовольтному електричному полі:  Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.23.01: Макіївка – 2010.- 19с.

26.   Батраков В.Г. Оценка ультрадисперсных отходов металлургических производств как добавок в бетон./ В.Г.Батраков, С.С. Каприелов, Ф.М.Иванов, А.В.Шейнфельд.  // Бетон и железобетон, 1990, № 12, С.15-17.

27. Кунцевич О. В. Бетоны высокой морозостойкости для сооружений Крайнего Севера.-Л.: Стройиздат, 1983,- 131 с.

28.  Каприелов С.С. Высокопрочные бетоны повышенной морозосолестойкости с органоминеральным модификатором. / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Е.С. Силина, Н.Ф. Жигулев, С.Т. Борыгин // Транспортное строительство, № 11, 2000, с.24-27.

29.  Каприелов С. С. Влияние структуры цементного камня с добавками микрокремнезема и суперпластификатора на свойства бетона/ С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Ю.Р. Кривобородов//Бетон и железобетон, 1992. № 7. - С.4—7.

30.  Розенталь Н.К. Коррозионностойкие бетоны особо малой проницаемости / Н.К. Розенталь, Г.В. Чехний //Бетон и железобетон. - №1. - 1998. С. 27-29.

31.   Руководство по определению диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа, М.: НИИЖБ, 1974, 19 с.

32.    Бутт  Ю.М. Технология вяжущих веществ./ Ю.М.Бутт, С.Д.Окороков, М.М.Сычев, В.В.Тимашев. // М.: Высшая школа, 1965, 143 с.

33. Schmidt M. Ultra High Performance Concrete (UHPC)/ M. Schmidt, E. Fehling, C.  Geisenhanslake (eds.): // — Proceedings of the 1st International Symposium on Ultra High Performance Concrete; Schriftenreihe Baustoffe und Massivbau, Universitat Kassel, Heft 3, 2004.

34. Каприелов С.С. Бетоны нового поколения с высокими эксплуатационными свойствами / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд // Материалы Международной конференции "Долговечность и защита конструкций от коррозии", Москва, 25-27 мая 1999, с.191-196.

35.     Барабаш Т.И. Свойства твердеющих механоактивированных цементных композиций / Т.И. Барабаш, В.Н. Выровой, И.В. Барабаш // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.-Рівне: РДТУ, 2001. - С.3-7.

36.     Барабаш И.В. Механохимическая активация дисперсных систем/ И.В. Барабаш, К.А. Стрельцов,   Л.Н. Ксеншкевич // Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2007. – вип. №27. - С.16-21.

37. Барабаш И.В. Механохимическая активация в технологии приготовления бетонных смесей. // Вісник ОДАБА, Одеса, вип.13, 2004.- С.16-23.

38. Серия «СТРОИТЕЛЬ». Бетоны. Материалы и технологии. Оборудование. М.: Стройинформ, Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 424 с.

39. Зайченко Н.М. Высокопрочные тонкозернистые бетоны с комплексно модифицированной микроструктурой: Монография / Н.М. Зайченко. – Макеевка: ДонНАСА,  - 2009. 207 с.

40.     Лихачев Д. В. Автоматизация процесса проектирования составов бетонных смесей и их корректировки на основе прогнозирования качества будущего бетона с использованием четких и нечетких моделей: дис. канд. техн. наук: 05.13.06: Орел - 2004, 148 с.

41.  Баженов Ю.М. Новый век: новые эффективные бетоны и технологии/ Ю.М. Баженов, В.Р. Фаликман // Материалы 1-й Всерос. конф. по проблемам бетона и железобетона. - М.: Ассоциация «Железобетон», 2001. - С.91-101

42.    Малинецкий Г. Г. Нанотехнологии. От алхимии к химии и дальше// Интеграл. 2007, № 5, с.4-5.

43.    Aїtcin P.-C. The art and science of high-performance concrete / P.-C. Aїtcin // Nelu Spiratos Symposium on Siperplasticizers. - Bucharest, Romania, June2003. - P. 69-88.

44.  Пустовгар А.П. Бетон высоких достижений:, Журнал "Мир строительства и недвижимости" №24, Москва: МГСУ – 2008. С. 1.

45. Аксенов В. Н. Проектирование гибких преднапряженных железобетонных колонн из высокопрочного бетона: дис. канд. техн. наук: 05.23.01: Ростов-на-Дону, - 2009, 185 с.

46.   Андрианов А. А. Ползучесть высокопрочного легкого бетона из смесей высокоподвижной и литой консистенции с модификаторами на органоминеральной основе: дис. канд. техн. наук: 05.23.01: Москва,  2007, 184с.

47.    Constitutive modeling о/ high strength/high performance concrete, FIB Bulletin 42, Sprint-Digital-Druck, Stuttgart, 2008, 125 p.

48.  DIN 1045-2 Norm, 2001-07.Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton-Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitt; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1. Beuth Verlag, Berlin.

49.    DIN EN 206-1 Norm, 2001-07.Beton-Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitt. Deutsche Fassung EN 206-1:2000, Beuth Verlag, Berlin.

- Сычёв М.М. Химические аспекты образования межчастичных контактов при твердении вяжущих систем. //Твердение цемента. -Уфа: НИИПромстрой, 1974.- С. 107-118.

- Гранковский И.Г. Структурообразование и тепловлажностная обработка полимерцементов./ И.Г. Гранковский, Н.Н. Круглицкий, Г.П. Бойко // - Физико-хим. механика и лиофильность дисперсных систем, 1973, вып. 5, С. 104-106.

- Надел Л.Г. Физико-химические и реологические исследования дисперсных систем цемент-вода и цемент-палыгорскит-вода при динамических и температурных воздействиях: Автореф. дис. канд.хим. наук.-Киев,1977.-27с.

- Гиббс Дж. В. Термодинамика. Статистическая механика. -  М.: Наука, 1982. – 584 с.

- Гуриков Ю.В. Взаимная ориентация молекул воды в ионных растворах и высаливание неэлектролитов. - Журн. структур. химии. 1960,№3, С. 286-288.

- Ениклопян Н.С. Композиционные материалы – материалы будущего. Ж. Всем. хим. –ва им. Д.И. Менделеева, т. XXIII, № 3, 1978. – С. 243-245.

- Ефремов И.Ф. Разупорядочивающее влияние поверхностно-активных веществ на структуру воды /И.Ф. Ефремов, Л.А. Воронина, А.Е. Ковылов, Г.В. Самигуллина. -В кн.: Физико-химические основы применения поверхностно-активных веществ: Тез. докл. респ. конф. (Донецк, сент. 1981г.). Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1981, с. 12.

- Ристич М.М. Основы науки о материалах. – К.: Наукова думка, 1984. - 152 с.

- Duries M. Concrete additives (in German). – Betonstein Ztg., 1958, 24, №5, S.122-135.

- Ramakrishnan V. Workability and strength of superplastifised concrete/ V. Ramakrishnan, W. Coyle, S. Pande // Indian Concrete J.-1980.-Vol. 54.-№1.-P. 23-26.

- Куннос Г.Я. Вибрационная технология бетона. - Л.: Госстройиздат,1967.-168с.

- Десов А.Е. Вибрированный бетон.-М.: Госстройиздат,1956.-229с.

- Калмыкова Е.Е. Виброактивирование цементного теста./ Е.Е. Калмыкова, Н.В. Михайлов //- Гидротехн. стр-во,1958, №8, С.18-24.

- Штаерман Ю.Я. Виброактивация цемента. -Тбилиси: Техника, 1977. - 44с.

- Шестопёров С.В. Структура цементного камня после многократного повторного вибрирования бетонной смеси./ С.В. Шестопёров, А.Н. Измайлов //- Тр. Моск. автомоб.-дор. ин-та, 1972, вып. 38, С. 83-87.

- Урьев Н.Б.. Динамика структурированных дисперсных систем. Российская академия наук. Коллоидный журнал. Том 60, № 5, Сентябрь - октябрь 1998. МАИК «Наука». Главный редактор Н.В. Чураев. Журнал физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. С. 662-683.

- Урьев Н.Б. Коллоидные цементные растворы. / Н.Б.Урьев, И.С. Дубинин //М.-Л.:Стройиздат,1980.-192с.

- Урьев Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов. М.: Химия, 1988. - 256с.

- Виноградов Б.Н. Влияние заполнителей на свойства бетона. – М.: Стройиздат, 1979. - 223 с.

- Ходаков Г.С.  Физико-химическая  механика  измельчения твёрдых тел.  С. 684-697.

- Ходаков Г. С. Физика измельчения. М.: Наука, 1972. - 308с.

- Яхнин Е.Д. О связи прочности дисперсных структур с силами взаимодействия между структурообразующими частицами и их упаковкой. С. 717-720.

- Зубрилов С.П. Физико-химические аспекты ультразвуковой активации вяжущих материалов: Автореф. дис. д-ра техн. наук.- Л., 1977.-40с.

- Гранковський І.Г. Кінетика структуроутворення у водних цементних і цементно-пісчаних дисперсіях під впливом магнітного поля./ І.Г. Гранковський, М.М. Круглицький, Г.А. Пасічник // -  Доп. АН УРСР. Сер. А. 1973. №8, С. 751-753.

- Гранковский И.Г. Структурообразование и тепловлажностная обработка полимерцементов./ И.Г. Гранковский, Н.Н. Круглицкий, Г.П. Бойко // - Физико-хим. механика и лиофильность дисперсных систем, 1973, вып. 5, С. 104 - 106.

- Штакельберг Д.И. Термодинамика структурообразования водно-силикатных дисперсных материалов. – Рига, Зинатне, 1984. - 200 с.

- Дейнега Ю.Ф. Некоторые вопросы электрореологии дисперсных систем.-Инж.-физ. журн., 1970. 18. вып. 6, С. 994-999.

- Федоркин С.И. Механоактивация вторичного сырья в производстве строительных материалов. - Симферополь: Таврия, 1997.-180с.

- Матвиенко В.А. Электрические явления и активационные воздействия в технологии бетона./ В.А. Матвиенко, С.М.Толчин // 1998.-154с.

- Гранковский И.Г. Стадии структурообразования и магнитная активация цементно-водных дисперсий и составов на их основе./  И.Г. Гранковский, Н.Н. Круглицкий, Г.А Пасечник. //- В кн.: Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водно-дисперсных систем. Новочеркасск: Новочеркас. политехн. ин-т, 1975, С. 217-222.

- Лохер Ф.В. Исследования механизма гидратации цемента./ Ф.В. Лохер, В. Рихарц //- В кн.: Шестой междунар. конгр. по химии цемента (Москва, сент. 1974г.) М.:Стройиздат, 1976, т. 2, кн. 1, С.122-133.

- Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел.-М.: Высш. шк., 1980.-378с.

- Королев К.М. Магнитная обработка воды в технологии бетона / К.М. Королев, В.М. Медведев // Бетон и железобетон. – 1971. - № 8.-  С. 44-45.

- Шахпаронов М.И. Молекулярное движение и строение воды и водных растворов/ М.И. Шахпаронов, В.С. Сперкач, А.Л. Штангеев и др.// – Химия и технология воды, 1980, 2, № 6, С. 485-491.

- Дерягин Б.В. Итоги исследования свойств граничных слоёв жидкостей и их роль в устойчивости дисперсных систем. – В кн.: Успехи коллоидной химии. М. : Наука, 1973, С. 30-38.

- Meyer K. Phys. Chem. Kristallographie.-Leipzig, 1968.-S.247-249.

- Гранковский И.Г. О механизме процессов структурообразования  минеральных вяжущих веществ. - В кн.: IV Респ. конф. по физико-химии, технологии получения и применения дисперс. систем, промыв. жидкостей и тампонажных растворов (Ивано-Франковск, сент. 1977 г.) Киев: Наук. думка, 1977, С. 58-60.

- Рамачандранов В. Наука о бетоне./ В. Рамачандранов, Р. Фельдман, Дж. Бодуэн // Под ред. Ратинова В.Б. – М.: Стройиздат, 1986. - 278 с.

- Ефремов И.Ф. Периодические коллоидные структуры, их особенности и классификация. -Журн. прикл. химии, 1979, 52, №12, С. 2683-2685.

- Улазовский В.А. Твердение цементов, затворенных омагниченной водой / В.А. Улазовский, С.А. Ананьина // Изв. вузов. Строительство и архитектура. – 1970. - № 8. – С. 97-99.

- Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии.–Л.: Химия, 1984 -368с.

- Выровой В.Н. Механизм формирования внутренних поверхностей композиционных материалов. // Применение цементных и асфальтовых бетонов в Сибири: Сб-ник научн. трудов. – Омск: Сиб. АДИ, 1983. – С. 3-10.

- Гранковский И.Г. Структурообразование в минеральных вяжущих системах. – К.: Наукова думка, 1984. – 300 с.

- Черкинский Ю.С. Гидратационное твердение цемента в присутствии полимеров./ Ю.С. Черкинский, Г.Ф. Слипченко //-В кн.: Шестой междунар. конгр. по химии цемента.(Москва, сент. 1974г.) М.: Стройиздат, 1976, т. 3, С.305-307.

- Круглицкий Н.Н. Исследование адгезионной прочности вибрированных полимерцементов. /Н.Н. Круглицкий, Г.П. Бойко// - Физико-химическая механика цементно-полимерных композиций. -Киев: Наук. думка, 1981.-239с.

- Будников П.П. Реакции в смесях твердых веществ./ П.П. Будников, А.М. Гистлинг // – М.: Стройиздат, 1971. – 488 с.

- Колобердин В.И. Влияние ударной обработки на степень механической активации минерального сырья / В.И. Колобердин, В.М. Ражев, Н.А. Путников // Разработка теории и конструктивного оформления машин. – Иваново: ИХТИ. – 1988. – С. 79-82.

- Волженский А.В. Бетоны и изделия из шлаковых и зольных материалов.- М.:Стройиздат, 1969.-284с.

- Кокубу М. Цементы с добавкой золы. / М. Кокубу, Д. Ямада // - В кн.: Шестой междунар. конгр. по химии цемента.(Москва, сент., 1974г.).М.: Стройиздат, 1976, т.3. С. 83-94.

- Грим Р.Е. Минералогия глин. - М.: Изд-во иностр. лит., 1959.-452с.

- Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных   композиций . - М.: Химия, 1978.-310с.

- Пасечник Г.А. Структурообразование дисперсий минеральных вяжущих веществ при механических и электромагнитных воздействиях: Автореф. дис. канд. хим. наук.-Киев, 1973.-20с.

- Круглицкий Н.Н. Разработка оптимальных условий магнитной обработки воды для бетона./ Н.Н. Круглицкий, И.Г. Гранковский, В.В. Шевчук, Г.А. Пасечник.-Материалы и конструкции, 1978, №6, С. 37-38.

- Дерягин Е.В. Новые свойства жидкостей./ Е.В. Дерягин, Н.В. Чураев // - М.: Наука, 1971.-250с.

- Дюженко М.Г. Активация бетонной смеси методом электрогидравлической обработки / М.Г. Дюженко, М.И. Кобзарь, Т.С. Стурова // Тр. ВНИИВодГео. – Харьков. – Вып. 1. – 1968. – С. 33-35.

- Соломатов В.И. Полимерцементные бетоны и пластобетоны. - М.: Стройиздат. 1967.-184с.

- Коваль С.В. Автоматизированная установка для исследования коррозийной стойкости полимер- и цементных бетонов./ С.В. Коваль, И.В. Пасконов // – Инф. листок ОЦНТИ № 83-78, Одесса, 1983 - 4 с.

- Бойко Г.П. Структурообразование и прочность бетона с модифицирующей добавкой./ Г.П. Бойко, И.Г. Гранковский, Л.Д. Зарудная //- Строит. материалы и конструкции, 1978,№1, С. 37-39.

- Лермит Р. Проблемы технологии бетона. - М.: Госстройиздат, 1959.-252с.

- Кублинь Ч.Я. Об активации цементного теста при интенсивных вибрационных воздействиях: Исследования по бетону и железобетону, 1958, вып. 3.-Рига.- С.26-37.

- Шпынова Л.Г. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня./ Л.Г. Шпынова, В.И. Чих, М.А. Саницкий, Х.С. Соболь, С.К. Мельник // - Львов: Вища школа, 1981.-158с.

- Richartz W. On the structure and strings development of the hardened cement paste// Beton.-1969.-Vol. 19.-Р. 203-206.

- Барабаш И.В. Управление технологией приготовления бетонной смеси на высоконаполненной известесодержащей суспензии./ И.В. Барабаш, Е.С. Шинкевич, С.Н. Щербина, Н.Н. Пласконь // – Строительные материалы и конструкции. – 1994. - № 1. – С. 39-40.

- Дорофеев В.С. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкций./ В.С. Дорофеев, В.Н. Выровой // – Одесса: Город мастеров, 1998, - 165с.

- Сиверцев Г.Н. Пробужденный бетон. – М.: Госстройиздат, 1951. – 173с.

- Соломатов В.И. Кластерообразование композиционных строительных материалов./ В.И. Соломатов, В.Н. Выровой // В. кн.: Технологическая механика бетона. – Рига: РПИ, 1985, С. 5 – 21.

- Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. М.: Стройиздат, 1981, 464с.

- Колокольников В.С. Технология бетонных и железобетонных изделий. – М.: Высшая школа, 1970. – 392с.

- Невиль А.М. Свойства бетона. – М.: Стройиздат, 1972. – 344с.

- Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика. – Избр. труды. – М.: наука, 1979, 384с.

- Будников П.П. Реакции в смесях твердых веществ./ П.П. Будников, А.М. Гистлинг // 3 – е изд. – М.: Стройиздат, 1971, 488с.

- Дельмон Б. Кинетика гетерогенных реакций. – М.: Мир, 1972, 554с.

- Сватовская Л.Б. Активированное твердение цементов./ Л.Б. Сватовская, М.М. Сычев // – Л.: Стройиздат, 1983, 160 с.

- Полак А.Ф. Твердение мономинеральных вяжущих веществ. – М.: Стройиздат, 1996, 208с.

- Зимон А.Д. Аутогезия сыпучих материалов./ А.Д. Зимон, Е.Н. Адрианов // – М.: Металлургия, 1978, - 278с.

- Бутт Ю.М.Химическая технология вяжущих материалов./ Ю.М. Бутт, М.М. Сычев, В.В. Тимашев// – М.: Высшая школа. 1980. – 472 с.

- Бутт Ю.М. Портландцемент./ Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев // – М.: Стройиздат, 1974, 328с.

- Ли Ф.М. Химия цемента и бетона. - М.: Стройиздат, 1961, - 645с.

- Комохов П.Г. Механико-энергетические аспекты процессов гидратации, твердения и долговечности цементного камня. – Цемент, №2 1987, С.20 – 22.

- Штакельберг Д.И. Термодинамика структурообразования водо-силикатных дисперсных материалов. – Рига, Зинатне, 1984, - 200с.

- Шпинова Л.Г. Физико-химические основы формования структуры цементного камня./ Л.Г. Шпинова, В.И. Чих, М.А. Саницкий и др. // – Львов: Вища школа, 1981, - 158с.

- Демьянова В. С. Об использовании дисперсных наполнителей в цементных системах/ В.С. Демьянова, В.И. Калашников, А.А. Борисов // Жил. стр-во.1999, № 1.

- Каприелов С.С. Бетоны нового поколения с высокими эксплуатационными свойствами / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд // Материалы Международной конференции “Долговечность и защита конструкций от коррозии”, Москва, 25–27 мая 1999, С.191-196.

- Герш Фишман  Технология изготовления несущих элементов из легких конструкционных бетонов: дис. докт. техн. наук: 05.23.08: Молдова,  2006, 170с.

- Шейнфельд А.В. Морозостойкость и морозосолестойкость высокопрочных бетонов из высокоподвижных смесей. / А.В. Шейнфельд, А.В. Батудаева// Международная конференция «Долговечность строительных конструкций. Теория и практика защиты от коррозии». // Материалы международной конференции 7–9 октября, 2002, г. Волгоград, с.136-141.

- Адылходжаев А.И. Основы интенсивной раздельной технологии бетона./ А.И. Адылходжаев, В.И. Соломатов // Ташкент: Фан, 1983. - 213с.

- Соломатов В.И. Бетон как композиционных строительный материал. /В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, Н.А. Аббасханов //– Строительство и архитектура. Изв. вузов, № 8, 1980.  С. 61-70.

- Соломатов В.И. Наполненные цементы и перспективы их применения на предприятиях стройиндустрии Молдавской ССР./ В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, В.И. Литвак // - Кишинев: Молд.НИИНТИ, 1986. - 67с.

- Соломатов В.И. Механизм образования дискретных структур при структурообразовании цементных композиций как высоко-концентрированных систем./ В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, А.В. Сиренко // -  В мат. конф. по физикохимии получения и применения промывочных жидкостей, дисперсных систем и тампонажных растворов. – Киев: ИКХХВ АН УССР, 1985. – С. 128.

- Барабаш И.В. Влияние технологических параметров на формирование структуры, фазовый состав и свойства известесодержащих композитов. /И.В. Барабаш, Е.С. Шинкевич, О.П. Гнып //– Международный семинар «Экспериментально-статистическое моделирование в компьютерном материаловедении». – Киев. – УДЭНТП, 1993. – С. 42-44.

- Барабаш И.В. Моделирование механизмов структурообразования механоактивированных грубодисперсных систем. – Мат-лы к 39-му международному симпозиуму по моделированию и оптимизации композитов.  МОК-39. – Одесса, 2000. – С.75.

- Барабаш И.В. Технологические особенности получения механоактивированных композитов. - Вісник ОДАБА. – Вип. 9. – 2003. – С. 19-26.

- Барабаш И.В. Эффективная вязкость механоактивированных композиций на неорганических вяжущих. - Вісник ОДАБА. – Вип. 12. – 2003. – С. 12-32.

- Барабаш И.В. Цементные бетоны на механоактивированном вяжущем. / И.В. Барабаш, И.Н. Бабий, В.Д. Матковский //– Вісник ОДАБА. – Вип. 10. – 2003. – С. 15-19.

- Барабаш И.В. Механизмы организации структуры механоактивированных грубодисперсных систем. – В зб.: Композиційні матеріали для будівництва. /И.В. Барабаш, В.Н. Выровой //– Вісник ДДАБА. – 2000. – 2 (22). – Макіївка. – С.12-15.

- Барабаш И.В., Интенсивная раздельная технология бетонов на наполненном известковом вяжущем. /И.В. Барабаш, В.И. Соломатов //– Строительные материалы. – 1992. - № 1. – С. 4-5

- Барабаш И.В. Влияние наполнителей на структурообразование и свойства силикатных бетонов, приготовленных по ИРТ./ И.В. Барабаш, Е.С. Шинкевич// – Сб. тр. ОГАСиА. – «Строительные материалы, конструкции и инженерные системы». – Одесса. – 1996. С. 221-234.

- Барабаш И.В. Анализ влияния рецептурно-технологических факторов на свойства известесодержащей суспензии и мелкозернистого бетона на его основе. / И.В. Барабаш, Е.С. Шинкевич, С.Н. Щербина //– В сб.: Физико-химические и технологические особенности получения малоцементных строительных материалов. К.: УМДМТП. – 1992. – С. 21-22.

- Соломатов В.И. Физические особенности формирования структуры композиционных строительных материалов. / В.И. Соломатов, В.Н. Выровой // – Изв. вузов. Строит. и арх., № 8, 1984. – С. 59-64.

- Соломатов В.И. Роль наполнителей в структурообразовании и разрушении композиционных строительных материалов. / В.И. Соломатов, В.Н. Выровой //В сб.: Прогрессивные ресурсосберегающие процессы в технологии строительных материалов и изделий и их контроль. – Брянск: БГИ, 1984. – С. 31-37.

- Азелицкая Р.Д. Повышение прочности изделий за счет применения омагниченной воды /Р.Д.Азелицкая, Н.А.Приходченко// Акустическая и магнитная обработка веществ.–Новочеркасск, 1966. – С.31-36

- Дмитриев А.М. Теоретические и экономические основы получения многокомпонентных цементов. / А.М. Дмитриев, В.В. Тимашев //– Цемент, № 10, 1981. – С. 1-3.

- Пантелеев А.С. Цементы с минеральными добавками – микронаполнителями / А.С. Пантелеев, В.М. Колбасов // Новое в химии и технологии цемента. – М.: Стройиздат, 1962. – С. 155-164.

- Строк  Ю. Теория состава бетонной смеси. – Л.: Стройиздат, 1972. - 218 с.

- Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. - М.: Стройиздат, 1990. - 400 с.

- Батраков В.Г. Повышение долговечности бетона с добавками кремнийорганических полимеров. – М: Стройиздат, 1968. – 135 с.

- Джейкок М. Химия поверхностей раздела фаз./ М. Джейкок, Дж. Парфит // – М.: Мир, 1984. - 269 с.

- Ратинов В.Б. Добавки в бетон./ В.Б. Ратинов, Т.И. Розенберг //  – М.: Стройиздат, 1973. – 207 с.

- Ратинов В.Б. Добавки в бетон./ В.Б. Ратинов, Т.И. Розенберг // – М.: Стройиздат, 1989. – 188 с.

- Никифиров А.П. Добавки для бетона. Состояние и перспективы // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК., 2002. – С. 186-190.

- Барабаш И.В. Раздельная технология приготовления бетонных смесей/ И.В. Барабаш, В.Н. Выровой, Т.И. Барабаш, Л.Н. Ксеншкевич //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2008. - С.18-20

- Совалов М.Г. Методы активации цементов и влияние активации на свойства бетонов. / М.Г. Совалов, Ю.Г. Хаютин //- М.: Госстройиздат, 1963. - 41с.

- Барабаш І.В. Аналіз механізмів організації структури механоактивованих полідисперсних та полімінеральних систем./ І.В. Барабаш, І.Н. Бабій, Т.І. Барабаш // – Вісник ОДАБА.- Вип.. 15. – 2004. – С. 24-29.

- Барабаш Т.И. Влияние механохимической активации и содержания микронаполнителя на прочностные характеристики цементных матриц. / Т.И. Барабаш, И.Н. Бабий // – Вісник ОДАБА. – Вип. 12. – 2003. – С. 40-45.

- Гладких Ю.П. Активация кварцевого заполнителя путем его совместной обработки азотной кислоты и бриллиантовым зеленым. / Ю.П. Гладких, В.В. Ядыкина, В.И. Завражина //– Проблемы материаловедения и совершенствование технологии производства строительных изделий. – Сб. научных трудов. – БТИСМ им. И.А. Тришманова. – Белгород. – С. 98-105.

- Кипнис Б.М. О перспективных направлениях применения дезинтеграторов в различных технологиях / Б.М. Кипнис, Л.С. Ванаселья, В.Р. Клаусон // Строительные материалы. – 1993. № 1 – С. 14-16.

- Шейкин А.Е. Структура, прочность и трещиностойкость цементного камня. М.: «Стройиздат», 1974.- 296с.

- Вадюнина А. Ф. Методы исследования физических свойств почв. / А.Ф. Вадюнина, 3.А. Корчагина // - М.: Агропромиздат, 1986. - 416 с.

- Болдырев В.В. Экспериментальные методы в механохимии твёрдых неорганических веществ. - Новосибирск: Наука, 1983.-264с.

- Иванов Ф.И. Основные направления применения химических добавок к бетону. / Ф.И. Иванов, В.Г. Батраков, А.В. Лагойда //– Бетон и железобетон, №9, 1981. – С.3-5.

- Грушко И.М. К вопросу об оптимизации процесса магнитной обработки воды, используемой для затворения цементных бетонов/ И.М.Грушко, Л.А. Бетова, Б.А. Лишанский //Известия вузов. Строительство и архитектура.-1982.-№3-С.84-88.

- Барабаш И.В. Органо-минеральный модификатор и его влияние на эффективную вязкость цементосодержащих суспензий / И.В. Барабаш, Л.Н. Ксеншкевич, Т.И. Барабаш, А.В. Дорофеев //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2008. - вип. №30. - С.15-19.

- Ксеншкевич Л.Н.  Влияние микрокремнезема на эффективную вязкость цементных суспензий / Л.Н. Ксеншкевич, Т.И. Барабаш,  О.П. Тесля //ОДАБА  Вісник вип. №31  Одеса-2010. С.177-180.

- Барабаш И.В. Синергетический эффект снижения вязкости механоактивированных цементных суспензий с добавкой микрокремнезема/ И.В. Барабаш, Л.Н. Ксеншкевич,  К.А. Стрельцов,  С.А. Крюковская, Е.И. Болатова // Моделирование и оптимизация в материаловедении: Мат-лы к 47 -му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов. - Одесса.- Астропринт. - 2008 С. 137-138.

- Барабаш И.В. Бетоны на механоактивированных минеральных вяжущих. – Дисс. доктора тех. наук, Одесса, 2005. - 307 с.

- Ребиндер П.А. Проблемы образования дисперсных систем и структур в этих системах. Физико-химическая механика дисперсных структур и твёрдых тел. //Современные проблемы физической химии. - М.: Изд. МГУ, 1968.- С. 334-414.

- Мчедлов-Петросян О.П. Термодинамика и термохимия цемента/ О.П.Мчедлов-Петросян, В.А. Бабушкин //В кн.: Шестой междунар. конгр. по химии цемента (Москва, сент. 1974г.).М.:Стройиздат,1976,т.2, С.6-16.

- Барабаш И.В. Влияние микрокремнезема на кинетику структурообразования механоактивированных цементных суспензий/ И.В. Барабаш, Л.Н. Ксеншкевич, А.А. Тертычный, А.О. Косюга, В.В. Пряхина //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2010. - вип. №38. – С.31-34.

- Ксеншкевич Л.Н. Физико-химические и  физико-механические методы исследования цементного камня с добавкой микрокремнезема/ Л.Н. Ксеншкевич, И.В. Барабаш //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2010. - вип. №40. - С.161-167.

- Ксеншкевич Л.Н. Физико-химические и  физико-механические методы исследования цементного камня с добавкой микрокремнезема/      Л.Н. Ксеншкевич, А.И. Уварова //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2011. - вип. №41. - С.152-158.

- Ксеншкевич Л.Н. Влияние микрокремнезема на прочность бетона/ Л.Н. Ксеншкевич, И.В. Барабаш, А.В. Дорофеев //  Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2011. - вип. №44. - С.157-161.

- Ксеншкевич Л.Н. Органо-минеральная добавка и ее влияние на прочность бетона / Л.Н. Ксеншкевич, А.В. Дорофеев, А.И. Ворохаев // Вісник ОДАБА.  – Одеса: ОДАБА. -  2012. - вип. №46. - С.197-201.

- Ксеншкевич Л.Н. Свойства высокопрочных бетонов на механоактивированном  вяжущем / Л.Н. Ксеншкевич, И.В. Барабаш, А.В. Дорофеев // Вісник ОДАБА.  – ОДЕСА Зовнішрекламсервіс 2012. - вип. №48. - С.264-269.

- Соломатов В.И. Композиционные строительные материалы и конструкции пониженной материалоемкости/ В.И. Соломатов В.Н. Выровой, В.С. Дорофеев, А.В. Сиренко// – К.: Будивэльнык, 1991. – 144с.:ил.

- Лермит Р. Проблемы технологии бетона. - М.: Госстройиздат, 1959.-252с.