Тарасенко Евгения Андреевна. Золь-гель синтез кремнезема, легированного катионами металлов;[Место защиты: ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук], 2021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

На

Тарасенко Евгения Андреевна

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ КРЕМНЕЗЕМА, ЛЕГИРОВАННОГО КАТИОНАМИ

МЕТАЛЛОВ

1.4.10 - Коллоидная химия

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Лебедева Ольга Евгеньевна

Москва - 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	8

1.1	Общая характеристика золь-гель метода получения материалов	8

1.2	Физико-химические параметры, влияющие на золь-гель процесс	15

1.3	Современные методы исследования композиционных материалов,

полученных золь-гель методом	26

1.4	Выводы и обоснование направления проведения экспериментальных

исследований	 34

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	36

2.1	Синтез кремнезолей на основе тетраэтоксисилана, легированных катионами

металлов	 36

2.2	Получение порошков легированных кремнеземов	37

2.3	Методика исследования вязкости	37

2.4	Методика измерения гидродинамического размера частиц в золь-гель

системе	 38

2.5	Исследование фрактальной размерности гелей и порошков на основе

тетраэтоксисилана, легированных катионами металлов, методом малоуглового рентгеновского рассеяния лучей	 38

2.6	Методика изучения химического состава полученных образцов	39

2.7	Исследование морфологии частиц кремнеземов методом просвечивающей

электронной микроскопии	 39

2.8	Методика определения фазового состава исследуемых образцов	40

2.9	Методика изучения каталитической активности образцов кремнеземов в

окислительной деструкции органического субстрата 	 40

2.10	Определение хемилюминесцентной активности исследуемых порошков

кремнеземов	41

3.	ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	42

3.1 Получение кремнезолей, легированных ионами различных металлов	42

3.2	Реологических свойств систем в процессе гидролиза и поликонденсации 54

3.3	Исследование структуры гелей методом малоуглового рентгеновского

рассеяния	65

3.4	Фрактальная структура порошков кремнеземов	71

3.5	Морфология и физико-химические свойства порошков кремнезема,

легированного различными катионами 	 73

3.6	Сорбционные и каталитические свойства легированных кремнеземов	82

3.7	Определение свободнорадикальной активности исследуемых легированных

кремнеземов	88

ВЫВОДЫ	94

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	96

Тарасенко Евгения Андреевна. Золь-гель синтез кремнезема, легированного катионами металлов;[Место защиты: ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук], 2021

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

На

Тарасенко Евгения Андреевна

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ КРЕМНЕЗЕМА, ЛЕГИРОВАННОГО КАТИОНАМИ

МЕТАЛЛОВ

1.4.10 - Коллоидная химия

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Лебедева Ольга Евгеньевна

Москва - 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	8

1.1	Общая характеристика золь-гель метода получения материалов	8

1.2	Физико-химические параметры, влияющие на золь-гель процесс	15

1.3	Современные методы исследования композиционных материалов,

полученных золь-гель методом	26

1.4	Выводы и обоснование направления проведения экспериментальных

исследований	 34

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	36

2.1	Синтез кремнезолей на основе тетраэтоксисилана, легированных катионами

металлов	 36

2.2	Получение порошков легированных кремнеземов	37

2.3	Методика исследования вязкости	37

2.4	Методика измерения гидродинамического размера частиц в золь-гель

системе	 38

2.5	Исследование фрактальной размерности гелей и порошков на основе

тетраэтоксисилана, легированных катионами металлов, методом малоуглового рентгеновского рассеяния лучей	 38

2.6	Методика изучения химического состава полученных образцов	39

2.7	Исследование морфологии частиц кремнеземов методом просвечивающей

электронной микроскопии	 39

2.8	Методика определения фазового состава исследуемых образцов	40

2.9	Методика изучения каталитической активности образцов кремнеземов в

окислительной деструкции органического субстрата 	 40

2.10	Определение хемилюминесцентной активности исследуемых порошков

кремнеземов	41

3.	ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	42

3.1 Получение кремнезолей, легированных ионами различных металлов	42

3.2	Реологических свойств систем в процессе гидролиза и поликонденсации 54

3.3	Исследование структуры гелей методом малоуглового рентгеновского

рассеяния	65

3.4	Фрактальная структура порошков кремнеземов	71

3.5	Морфология и физико-химические свойства порошков кремнезема,

легированного различными катионами 	 73

3.6	Сорбционные и каталитические свойства легированных кремнеземов	82

3.7	Определение свободнорадикальной активности исследуемых легированных

кремнеземов	88

ВЫВОДЫ	94

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	96