## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ

На правах рукопису

Маладика ігор григорович

удк 614.841.1:614.842.61

РОЗРОБЛЕННЯ ВОГНЕГАСНИХ ТА ВОГНЕЗАХИСНИХ засобів ДЛЯ ДЕРЕВИНИ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ речовин

Спеціальність  21.06.02 – пожежна безпека

Д И С Е Р Т А Ц І Я

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент

Шкарабура Микола Григорович

Черкаси – 2006

ЗМІСТ

| ВСТУП |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. Сучасний стан наукових розробок в галузі вогнегасних і вогнезахисних засобів |  | 10 |
| 1.1. | Стан розробок в галузі створення вогнегасних порошків класу АВС | 10 |
| 1.2. | Аналіз теоретичних методів дослідження вогнегасних та вогнезахисних складів на основі багатокомпонентних сумішей речовин | 21 |
| 1.3. | Стан розробок рецептур в галузі створення антипіренів для деревини | 22 |
| 1.4. | Стан розробок в галузі створення антипіренів для епоксиамінних композицій як вогнезахисного покриття для деревин | 30 |
| 1.5. | Мета і задачі наукових досліджень | 35 |
| РОЗДІЛ 2. Теоретичні дослідження властивостей багатокомпонентних сумішей речовин |  | 37 |
| 2.1. | Теоретичні дослідження властивостей двокомпонентних сумішей речовин та їх вдосконалення | 37 |
| 2.1.1. | Обґрунтування та вибір методики створення двокомпонентних сумішей речовин | 37 |
| 2.1.2. | Математичне дослідження ефективності двокомпонентних сумішей речовин | 38 |
| 2.2. | Теоретичні дослідження трикомпонентних сумішей речовин та їх вдосконалення | 48 |
| 2.2.1. | Обґрунтування та вибір методики створення складів трикомпонентних сумішей речовин | 48 |
| 2.2.2. | Методика проведення досліджень трикомпонентних сумішей речовин | 52 |
| 2.3. | Висновки | 56 |
| РОЗДІЛ 3. Багатокомпонентні суміші речовин в якості вогнегасних порошків |  | 57 |
| 3.1. | Дослідження сумішей речовин для створення вогнегасних порошків класу АВС | 57 |
| 3.2. | Вдосконалення складу вогнегасних порошків для підвищення ефективності гасіння деревини | 84 |
| 3.3. | Висновки | 95 |
| РОЗДІЛ 4. Багатокомпонентні суміші речовин в якості вогнезахисних засобів для деревини |  | 97 |
| 4.1. | Дослідження інгібувальних властивостей водного розчину трикомпонентного антипірену | 98 |
| 4.2. | Дослідження термічних властивостей трикомпонентного антипірену | 101 |
| 4.3. | Газохроматографічні дослідження продуктів піролізу деревини та вогнезахищеної деревини антипіренами | 114 |
| 4.4. | Ефективність вогнезахисту деревини після її просочення багатокомпонентною сумішшю речовин | 116 |
| 4.5. | Висновки | 118 |
| РОЗДІЛ 5. Експериментальні дослідження вогнезахисних покриттів для деревини на основі модифікованих епоксиамінних композицій |  | 120 |
| 5.1. | Визначення горючості епоксидних композицій | 120 |
| 5.2. | Дослідження впливу антипіренів і домішок на процеси термоокислювальної деструкції | 130 |
| 5.3. | Регулювання горючості вогнестійких епоксиполімерів | 137 |
| 5.4. | Вплив домішок на водостійкість та захисну здатність вогнестійких епоксиполімерів | 139 |
| 5.5. | Висновки | 141 |
| ВИСНОВКИ |  | 143 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ |  | 147 |
| ДОДАТКИ |  | 171 |
| Додаток А Методика досліджень та робота установки для визначення вогнегасної ефективності багатокомпонентних вогнегасних складів |  | 171 |
| Додаток Б Результати досліджень початкової температури інгібування |  | 174 |
| Додаток В Результати досліджень по визначенню ефективності двоком- понентних порошкових складів |  | 178 |
| Додаток Д Результати досліджень по визначенню ефективності триком- понентних порошкових складів та їх графічне зображення |  | 180 |
| Додаток Е Методика досліджень та робота установки для визначення вогнегасної ефективності вогнегасних порошків під час гасіння пожеж класу „А” та В” |  | 201 |
| Додаток Ж Результати експериментальних досліджень по визначенню ефективності порошкових складів під час гасіння деревини |  | 205 |
| Додаток З Результати експериментальних досліджень погашених зразків деревини під мікроскопом |  | 206 |
| Додаток К Створення рецептури вогнегасного порошку типу АВС за основними властивостями солей |  | 208 |
| Додаток Л Планування експерименту |  | 216 |
| Додаток М Протокол випробувань з визначення вогнезахисних властивостей засобів для захисту деревини, згідно ГОСТ 16363-98 |  | 219 |
| Додаток Н Впровадження результатів дисертації |  | 229 |

ВСТУП

Актуальність теми. Останні десятиріччя в історії людства пов'язані з прискоренням науково-технічного прогресу, впровадженням енергонасичених технологій, широким застосуванням у виробництві та побуті деревини, синтетичних і полімерних матеріалів, які характеризуються підвищеною пожежною небезпекою. Вірогідність виникнення пожеж зросла, а вплив небезпечних факторів пожежі, таких як висока температура та токсичні продукти розкладу під час горіння речовин та матеріалів, зумовлюють зростання кількості загиблих і травмованих. Наслідки від пожеж без перебільшень стають глобальними. Так за період з 2000 по 2005 роки в Україні у житловому секторі та на об’єктах підконтрольних органам державного пожежного нагляду, виникло 334 659 пожеж, на яких загинуло 22 397 осіб, завдано прямих матеріальних збитків на суму більш ніж 533 млн. грн. Статистика пожеж в Україні засвідчує зростання їх динаміки. Збільшується енергетика пожеж як на об'єктах промисловості, так і будівництва. Важко знайти пожежу одного класу, найчастіше це пожежі класів А,В,С. Серед пожежного навантаження твердих речовин (пожежі класу А) найчастіше зустрічається деревина.

Сучасні вогнегасні речовини, а серед них вогнегасні порошки, не мають необхідної вогнегасної ефективності, особливо під час гасіння деревини. До того ж, зростання динаміки пожеж за участю деревини вказує на недостатню ефективність профілактичних засобів зниження горючості деревини. Просочувальні склади та вогнезахисті покриття для деревини ще далекі від досконалості. Особливо це стосується антипіренів, які входять до рецептури цих засобів. Ось чому розроблення ефективних вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини є актуальним науково-технічним напрямом з пожежної безпеки.

Зростаючі вимоги щодо підвищення ефективності активних і пасивних засобів пожежної профілактики не можуть задовольнити однокомпонентні вогнегасні порошки на основі бікарбонату натрію – ПСБ-3 (для гасіння пожеж класів В і С), на основі моноамонійфосфату – П-2АП (для гасіння пожеж класів А, В і С). Нові рецептури вогнезахисних засобів розробляють на основі двокомпонентних антипіренів. Однак подальший пошук нових високоефективних активних і пасивних профілактичних засобів стримується невирішеністю ряда наукових задач, що пов’язані з дослідженням особливих властивостей багатокомпонентних сумішей речовин та зміни фізико-хімічних процесів горіння деревини. Тому тему дисертаційної роботи «Розроблення вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовин» слід вважати за актуальну.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження проводилось в рамках виконання Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 0106.2002 р. №870; Концепцією наукової діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України на 2005-2010 роки ( індекс проблеми 5.3. "Пошук та розробка високоефективних екологічно безпечних вогнегасних складів"); за договором співдружності ЧІПБ та УкрНДІПБ, у відповідності з програмою робіт в УкрНДІПБ МНС України, на виконання науково-дослідної роботи за темою "Провести дослідження і розробити проект національного стандарту України "Порошки вогнегасні загального призначення. Загальні технічні вимоги та методи випробувань" на заміну ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95) ("ДСТУ-ПОРОШКИ")".

Мета роботи. Розроблення високоефективних та економічно привабливих вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини на основі багатокомпонентних сумішей речовин.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- проаналізувати стан наукових розробок в галузі вогнегасних і вогнезахисних засобів для деревини;

- провести теоретичні дослідження властивостей багатокомпонентних сумішей речовин;

- провести експериментальні дослідження багатокомпонентних сумішей речовин в якості вогнегасних порошків  типу АВС;

- провести експериментальні дослідження багатокомпонентних сумішей речовин в якості вогнезахисних засобів для деревини;

- провести експериментальні дослідження вогнезахисних покриттів  для деревини на основі модифікованих епоксиамінних композицій.

Об'єктом дослідження є створення вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини.

Предметом дослідження є фізико-хімічні властивості антипіренів та їх сумішей, вплив цих властивостей на процес горіння деревини.

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених задач застосовувались аналітичні, фізико-хімічні та експериментальні методи досліджень. Підготовка та проведення досліджень здійснювалась на основі їх математичного планування і моделювання, а достовірність отриманих результатів підтверджувалась їх аналітичним статистичним обґрунтуванням з комп'ютерним програмним забезпеченням.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше запропонована методика дослідження та створені ефективні вогнегасні та вогнезахисні засоби для деревини на основі трикомпонентних сумішей речовин, одним з компонентів яких є азотовмісні сполуки, що підвищують якість активних і пасивних засобів пожежної профілактики об’єктів, де пожежним навантаженням є деревина.

- Виявлено ефект синергізму полум'єподавлення газоповітряних сумішей дво- та трикомпонентними порошковими складами, де одним із компонентів є аміни. Експериментально встановлено, що трикомпонентні порошкові склади, які містять аміни, зокрема склад з моноамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду, має підвищену ефективність під час гасіння пожеж  класу А (деревини).

- Встановлено підвищення вогнегасної ефективності порошкових складів за рахунок їх попереднього підігрівання. Розрахована математична залежність, отримана формула, яка дозволяє зробити висновок стосовно доцільності попереднього нагрівання вогнегасної суміші.

- Встановлено, що трикомпонентну суміш, яка складається з моноамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду, можна рекомендувати в якості просочувального засобу для вогнезахисту деревини, що забезпечує першу групу вогнезахисту. Враховуючи високу вогнезахисну ефективність, потужну виробничу базу компонентів та меншу собівартісь розробленого засобу, його можна запропонувати в якості альтернативи засобам, що використовуються в Україні на теперішній час.

- Розроблено композицію у вигляді епоксидного полімеру з домішками суміші амофосу і карбамідоформальдегідної смоли, яку рекомендовано використовувати як вогнезахисне покриття для деревини з високою вогнезахисною ефективністю, що відноситься до першої групи вогнезахисту.

Практичне значення отриманих результатів. Теоретично запропонований та експериментально встановлений ефект синергізму трикомпонентної суміші речовин з моноамонійфосфату, сульфату амонію та карбаміду дозволив розробити високоефективний вогнегасний порошок. Цей порошок дозволяє скоротити час гасіння пожеж класів АВС, оскільки він ефективніший під час гасіння деревини як самого великого та складного пожежного навантаження. Така ж багатокомпонентна суміш речовин запропонована в якості просочувального вогнезахисного засобу для деревини. Цей засіб є ефективнішим та економічно привабливішим від засобів, які використовуються в теперішній час.

Розроблене вогнезахисне покриття для деревини на основі епоксидної смоли з домішками антипірену, суміші амофосу та карбамідоформальдегідної смоли, дозволяє використовувати вогнезахищену деревину для зовнішніх будівельних конструкцій.

Розроблений метод досліджень ефективності багатокомпонентних порошкових складів використовується в навчальному процесі ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України під час проведення лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії розвитку та припинення горіння".

- Особистий вклад здобувача. проведено аналіз літературних джерел щодо досліджень вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини, виконано теоретичні дослідження властивостей багатокомпонентних сумішей речовин, удосконалена та модернізована лабораторно-дослідна установка для експериментальних досліджень вогнегасної ефективності багатокомпонентних вогнегасних складів. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження щодо створення вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини на основі багатомпонентних сумішей речовин. Також проведена інтерпретація отриманих результатів, участь у розробці технічної документації та впровадження результатів роботи.

Апробація результатів дисертації. Про основні результати дисертаційного дослідження було доведено на ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (НДІПБ та ПНС МНС Республіки Білорусь, м. Мінск, 2003 р.), на ІV науково-практичній конференції “Пожежна безпека - 99” (АПБУ, м. Харків, 2003 р.), на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (НДІПБ та ПНС МНС Республіки Білорусь, м. Мінск, 2005 р.), на міжнародній науково-практичній конференції «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту» (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, 2006 р.)

Публікації. Основні наукові положення і результати досліджень опубліковані в 6 наукових статтях у виданнях, включених у перелік ВАК України, у 4 тезах доповідей науково-технічних і науково-практичних конференцій.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків і додатків. Повний обсяг дисертації включає 233 сторінки, 112 малюнків, 52 таблиці, 213 найменувань використаних джерел і додатки на 63 сторінках.

Висновки

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна задача щодо створення ефективних вогнегасних та вогнезахисних засобів для деревини на основі трикомпонентних сумішей речовин, які підвищують якість активних і пасивних засобів пожежної профілактики об'єктів, де пожежним навантаженням є деревина. За результатами дисертаційної роботи можна зробити наступні висновки:

1. Аналіз сучасного стану наукових розробок в галузі вогнегасних та вогнезахисних засобів показав, що однокомпонентні речовини не можуть задовольнити вимоги пожежної профілактики щодо ефективності цих засобів. Початкові наукові дослідження багатокомпонентних сумішей речовин показали перспективність такого наукового напрямку: багатокомпонентні суміші здатні до неадитивних проявів, зокрема підсилення полум'єподавлення під час гасіння паро-газоповітряних сумішей горючих речовин.

2. Теоретичними дослідженнями обґрунтовано підхід  для вивчення властивостей бінарних вогнегасних складів шляхом побудови діаграми "склад-властивість" і показано взаємний вплив складових, при наявності якого можливе взаємне підсилення вогнегасної ефективності (синергізм) або взаємне ослаблення (антагонізм). Для визначення величини взаємного впливу математично обґрунтований і розрахований коефіцієнт неадитивних властивостей. Обґрунтовано методику створення трикомпонентних складів шляхом побудови трикутника Гіббса-Розебома. Показано, що ефективність трикомпонентних складів може бути виражена як у вигляді прямої (адитивної) так і випуклої (неадитивної) поверхні.

3. Проведено експериментальні дослідження полум'єподавлення газоповітряних сумішей двокомпонентними порошковими складами з різними за хімічною природою компонентами. Підтверджено, що при використанні двокомпонентних вогнегасних порошкових складів з неорганічних солей спостерігається як явище синергізму (підсилення ефективності полум'єподавлення), так і явище антагонізму (послаблення ефективності). Вперше виявлено ефект синергізму полум'єподавлення газоповітряних сумішей дво- та трикомпонентними порошковими складами, коли одним із компонентів є аміни. Експериментально встановлено, що трикомпонентні порошкові склади, які містять аміни, зокрема склад з моноамонійфосфату, сульфата амонію і карбаміду, має підвищену ефективність під час гасіння пожеж  класу А (деревини).

4. Встановлено підвищення вогнегасної ефективності порошкових складів за рахунок їх попереднього підігрівання. Підвищення температури призводить до підвищення ефективності вогнегасних складів різної хімічної природи і виражається прямолінійною залежністю. Кутові коефіцієнти лінійних залежностей зменшуються при збільшенні температури плавлення основної складової вогнегасного складу. Розрахована математична залежність, отримана формула, яка дозволяє зробити висновок стосовно доцільності попереднього нагрівання вогнегасної суміші.

5. Дослідження інгібувальних властивостей різних речовин показали, що карбамід не має інгібувальних властивостей, серед амонійних солей фосфорної кислоти більша ефективність притаманна моноамонійфосфату ніж діамонійфосфату. Трикомпонентна суміш, яка складається з моноамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду, має більшу інгібуючу ефективність, ніж трикомпонентна суміш, яка складається з діамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду. Термоаналітичні дослідження багатокомпонентних сумішей показали, що двокомпонентна суміш з моноамонійфосфату, сульфату амонію термічно стійка до 200 °С, а трикомпонентна суміш, яка складається з моноамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду, має значні ендотермічні ефекти в області температур 120 °С – 165 °С. Ці ефекти проявляються під час дослідження зразків вогнезахищеної деревини, які оброблені відповідними сумішами. Газохроматографічні дослідження продуктів піролізу деревини та вогнезахищеної антипіренами деревини показали, що після піролізу необробленої та обробленої вогнезахисними засобами деревини, суміші продуктів деструкції суттєво відрізняються за вмістом азоту та кількістю горючих газів. У вогнезахищеної деревини виділяється значно менше горючих газів, особливо водню. Найменша кількість горючих газів виділяється з деревини, яка оброблена водорозчинним антипіреном, що складається з моноамонійфосфату (15%),  сульфату амонію (10%), карбаміду (10%).

6. Встановлені специфічні фізико-хімічні властивості трикомпонентної суміші речовин, яка складається з моноамонійфосфату, сульфату амонію і карбаміду, дозволили рекомендувати цю суміш в якості просочувального засобу для вогнезахисту деревини. Проведено дослідження ефективності вогнезахисту деревини після просочення її водним розчином антипірену, який складається з моноамонійфосфату (амофосу) (15%), сульфату амонію (10%) і карбаміду (10%), у відповідності до ГОСТ 16363-98. Було встановлено, що середнє значення втрати маси вогнезахищеної деревини становить 7,4%, максимальна температура димових газів близько 213°С. Ці показники засвідчують, що просочувальний засіб має високу ефективність вогнезахисту деревини і відноситься до першої групи вогнезахисної ефективності. При наявності високої вогнезахисної ефективності, потужної виробничої бази компонентів та меншої собівартості розробленого засобу його можна запропонувати в якості альтернативи засобам, що використовуються в Україні на теперішній час.

7. Досліджено вплив як окремих речовин, зокрема амофосу, карбаміду, карбамідоформальдегідної смоли, так і їх сумішей на горючість епоксидних полімерів. Показано, що при певному співвідношенні вищевказаних домішок можна одержати важкогорючі епоксидні покриття з кисневим індексом 35%, які вспучуються та мають низький коефіцієнт  водопоглинання. Термогравіметричними дослідженнями показано, що використання домішку у вигляді суміші амофосу і карбамідоформальдегідної смоли (КФ-МТ за ГОСТ 14231-78) до епоксидних полімерів призводить до зниження швидкості окислення карбонізованого залишку при температурі 500-600 °С у 1,4 рази та у 2 рази у порівнянні з сумішшю амофосу та карбаміду і амофосу та КФ-МТ, відповідно. Розроблену композицію у вигляді епоксидного полімеру з домішками суміші амофосу і карбамідоформальдегідної смоли рекомендовано використовувати як вогнезахисне покриття для деревини. Зразки вогнезахищеної деревини з покриттям дослідили за ГОСТ 16363-98. Встановлено, що покриття з епоксидної композиції, що вміщає суміш амофосу і карбамідоформальдегідної смоли, відноситься до першої групи вогнезахисної ефективності.

8. Результати роботи впроваджені у ПП «Вогнезахист-Фандеталь» (м. Київ) та Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Черкаській області. Розроблено проект технічних умов ТУ У 02071174.026-2006 на вогнестійке епоксидне покриття для деревини при введені до нього амофосу і карбамідоформальдегідної смоли.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Баратов А.Н., Вогман Л.П. Огнетушащие порошковые составы. – М.: Стройиздат, 1982. – 72 с.

- Шрайбер Г., Порст П. Огнетушащие средства. Химико-физические процессы при горении и тушении/ Пер. с нем.- М.: Стройиздат, 1975. – 240 с.

- Изучение процесса рекомбинации атомов кислорода на галогенидах щелочных и щелочноземельных металлов и на солях металлов переменной валентности/  Д.И. Петвиашвили, М.Д. Мусеридзе, З.Г. Дзоценидзе и др. – В сб.: Горение и проблемы тушения пожаров. - М.: ВНИИПО, 1977. - С. 13-16.

- Ингибирование пламени метана порошками неорганических солей/ Г.С. Безерашвили, А.Н. Баратов, З.Г. Дзоценидзе и др. – Кинетика и катализ.- 1979. - Т.20. - №3. - С. 584-588.

- Анцупов Е.В., Федорова В.И., Крючкова Е.И., Родивилов С.М.. Ингибирование неорганическими солями пропан воздушных пламен// Матеріали III науково-практичної конференції. „Пожежна безпека”. – К.: УкрНДІПБ, 1997.

- Разработка эффективных порошковых составов и средств их подачи/       Л.П. Вогман, А.Н. Баратов, М.Н. Вайсман и др. – В сб.: Пожарная наука и техника. - М.: ВНИИПО, 1977. – С. 75-93.

- Огнетушащий порошковый состав/ Зозуля И.И., и др. Д.с. 1333348, СССР. Заявл. 23.07.85, № 3952672/40 – 26, опубл. в Б.И., 1987, № 32. МКИ А 62 D 1/00

- Огнетушащая композиция. Fire extinguishing composition: Заявка 2290962 Великобритания, МКИ5 А 62 D 1/00 / Porter R.A. - № 9513510.9; Заявл. 3.7.95; Опубл. 17.1.96; НКИ А5А

- Способ получения огнетушащего порошка: Пат. 2112574 Россия, МКИ6  А 62 D 1/00 /Тришевская Т.Г., Левицкий В.А., Смирнов А.С., Смирнов А.Г.; ТОО «Экохиммаш».- № 97103161/25: Заявл. 28.02.97: Опубл. 10.06.98, Бюл. № 16.

- Fire extinguishing merit. Sharma T.P., Lal B.B., Singh J. “Fire Technol.”, 1987, 23 № 3, С. 205-229.

- Поливалентный порошок для тушения пожаров. Produs pulverulent polivelent pentru stingerea incendii-lor. Balint I.I., Lencu C.V.; Combinatul de Produse Sodice, Ocna Mures. Пат. 88158, СРР. Заявл. 05.08.83, № 111840, опубл. 30.12.85. МКИ А 61 D 1/00

- Баранова Л.П. Средства тушения пожаров: Обзор патентных материалов.-М.: ВНИИПО, 1970.- С. 50.

- Матвеева Г.И. Средства тушения металлов: Обзорная информация. – М.: ВНИИПО, 1980. – С. 59.

- Костюк-Кульгавчук Л.П., Белик Ф.А., Демиденко А.Г. Многоцелевые огнетушащие порошковые составы на фосфорноаммонийной основе: Обзорная информация. – М.: ГИЦ, 1987. – С. 21.

- Огнетушащий порошковый состав: Пат. 2108125 Россия, МКИ6 А 62 D 1/00/ Габриэлян С.Г., Копылов Н.П., Чибисов А.Л., Вайсман М.Н., Попов А.В., Смирнов А.С., Смирнов А.Г.; ТОО «Экохиммаш». - №97103159/25; Заявл. 28.02.97; Опубл. 10.04.98, Бюл. №10

- Левицкий В.А., Тришевская Т.Г. Перспективы снижения затрат на производство и применение огнетушащих порошковых составов// Матеріали III науково-практичної конференції. “Пожежна безпека”.-К.: УкрНДІП, 1997.- С. 216.

- Матвеева Г.И. Огнетушащие порошковые составы: Обзор описаний зарубежных изобретений. – М.: ВНИИПО, 1978. – С. 47.

- Белошицкий Н.В., Копыльный Н.И., Негода Е.А., Морозовская Е.Д. Влияние некоторых компонентов на показатели качества многоцелевых огнетушащих порошков// Матеріали III науково-практичної конференції „Пожежна безпека”. – К.:УкрНДІПБ,  1997. – С. 14-15.

- Козин Е.А., Жартовский В.М., Антонов А.В. Огнетушащие порошки многоцелевого назначения и технология их получения// Матеріали III науково-практичної конференції. „Пожежна безпека”. – К.:УкрНДІПБ, 1997.- С. 121-122.

- Определение склонности к слеживанию огнетушащих порошков /Вайсман М.Н., Баратов А.Н., Умнягин А.Н., Карпов А.П. – В кн.: Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: Сб. тр. - М.: ВНИИПО. -  1978.- Вып. 5.- С. 68-77.

- Апанович В.Н. Влияние дисперсности на качество огнетушащих порошков. Проблемы пожарной безопасности. /Под ред. В.Г. Палюха – Харьков: Мин. обр. Украины, МВД Украины, 1993. – С. 102-104.

- Extinguishing class B fires with dry chemicals; Scaling studies / Ewing Curtis T., Faith Francis R., Romans James B., Siegmann Charles W., Ouellette Ralph J., Hughes J. Thomas, Cathart Homer W. // Fire Technol. – 1995. – 31, №1. – С. 17-43. – Англ.

- Способ получения огнетушащего порошка: А.с. 1692598 СССР, МКМ5 А 62 D 1/00 /Валуконис Г.Ю., Левертов М.Г., Смачной Н.И., Николаева Г.Г., Кузьмин А.К.; Стахан. фил. Коммун. горнометаллург. ин-та. - № 4643459/26; Заявл. 27.01.89 Опубл. 23.11.91, Бюл. №43

- Способ получения онетушащего порошка : А.с. 1593672 СССР, МКИ5 А 62 D 1/00/ Апанович В.Н., Жартовский В.М., Тропинов А.Г., Антонов А.В., Пушкарев Ф.Д., Зинченко Ю.Н., Краснянский М.Е., Докукин Д.В.; Фил. ВНИИ противопож. обороны в г. Киеве, Константин, хим. з-д им. 25 съезда КПСС. - № 4440085/ /40 – 26; Заявл. 13.06.88; Опубл. 23.09.90, Бюл. №35

- Мозговий Г.О. Щодо ефективності вогнегасних речовин// Мат. VI научно-практической конференции «Пожарная безопасность 2003».- Харьков, 2003.- С. 211-212.

- Свойства порошковых огнетушащих средств. Jauheet ja halonit sammuttavat jaahdyttamalla? KokkalaMalli. “Palontorjunta tekniikka”, 1987, 17, №3, 88-89 (фин.)

- Жартовский В.М. К вопросу о механизме пожаротушения порошками// Проблемы пожарной безопасности/ Под ред. Палюха В.Г. – Харьков. Мин. обр. Украины, МВД Украины, 1993. – С. 45-47.

- Жартовский В.М., Тропинов А.Г., Антонов А.В., Анцупов Е.В. Влияние огнетушащих порошков на распределение Н-радикалов пропан-воздушных пламен// Проблемы пожарной безопасности - Харьков: Мин. обр. Украины, 1993.

- Ингибирование горения пропана аэрозолями солей металлов / Гоголь Л.А., Кононенко К.М., Однорог Д.С. и др. – В кн.: Ингибирование цепных газовых реакций: Материалы совещания по механизму ингибирования цепных газовых реакций.- Алма-Ата, 1971.- С. 205-213.

- Тропинов А.Г. Совершенствование методов исследования огнетушащих порошков с целью повышения их эфективности. Автореф. Дис... канд.техн.наук. – М: МИХТ, 1988. – 11 с.

- Баратов А.Н., Вогман Л.П. Обзор сведений по применению порошков для подавления горения и механизма их огнегасящего действия. – В кн.: Ингибирование цепных газовых реакций: Материалы совещания по механизму ингибирования цепных газовых реакций. - Алма-Ата, 1971.- С. 182-204.

- Волобуев А.В., Корольченко Д.А., Масленников В.А. Сравнительная оценка эффективности огнетушащих порошков// Комплексная безопасность России – исследования, управление, опыт: Международный симпозиум, Москва, 30-31 мая, 2002: Сборник материалов. - М.: Изд-во ВНИИ ГОЧС, 2002. - С. 309

- Жартовский В.М. Становление и развитие науки об огнетушащих порошках в Украине// Матеріали III науково-практичної конференції „Пожежна безпека”.- К.: УкрНДІПБ, 1997.- С. 229.

- Исследование пламеподавляющих свойств бинарных порошковых смесей/ Апанович В.Н., Жартовский В.М., Антонов А.В.//Хим. физ. процессов горения и взрыва: Горения гетероген. и газ. систем: Матер. 9 Всес. симп. по горению и взрыву, Суздаль, 19-24 нояб., 1989. – Черноголовка, 1989. – С. 95.

- Апанович В.Н., Баратов А.Н., Антонов А.В., Жартовский В.М. Неаддитивные зффекты при подавлений пропан-воздушното пламени порошками // Кинетика и катализ. - 1990. -Т. 31.- С. 204-206.

- Rosser W.A., Inami S.M.,  Wise H.  The Effect of Metal Salts on Premixed Hidrocarbon  - Air Flames // Combust. and Flame. – 1963. – Vol. 7, № 2. – P. 107–119.

- Полуэктов Н.С. Методы анализа по фотометрии пламени. - М.: Химия, 1967. – 98 с.

- А.В. Антонов., В.М. Жартовский. Теоретические и прикладные вопросы развития производства огнетушащих порошков. Тезисы докладов Всесоюзной научн.-практ. конференции «Проблемы производства и применения огнетушащих порошков» - Л.: ЛенНИИГипрохим, 1991. С. 3-4

- Тищенко О.М. Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум´я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню. Автореф. дис. канд. техн. наук. – Харків: ХІПБ, 2000.

- Грасси Н., Скот Дж. Деструкция и стабилизация полимеров. – М., Мир, 1988. - С. 230-246.

- Инструкция по применению, транспортированию, хранению и проверке качества огнетушащих порошковых составов, ч. 1. - М.: ВНИИПО, 1977.

- Инструкция по применению, транспортированию, хранению и проверке качества огнетушащих порошковых составов, ч. II. - М.: ВНИИПО, 1978.

- Методика оценки огнетушащей способности огнетушителей. - М.: ВНИИПО, 1976.

- ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95). Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний.

- Поливалентный порошок для тушения пожаров. Пат. 88158, CPP. Заявл. 05.08.83, № 111840, опубл. 30.12.85. МКИ А 61 D 1/00.

- Огнетушащая композиция. Заявка 2290962 Великобритания, МКИ5 А 62 D 1/00 /Porter R.A. - №9513510.9; Заявл. 03.07.95; опубл. 17.01.96; НКИ А5А.

- Probe of testing  methods for dry powder on fire class B. Dai Dlan-feng, Liu Yu-heng, Li Shu, Wang Bo-tao, Shi Xiu-qin. Xiaofang kexue yu jishu=Fire Sci. and Technol. 2002. 21, №5, с. 68-70, 5 ил. Кит.; рез. англ.

- В.А. Соболев. О полузабытых направлениях разработки огнетушащих порошков// Журнал „Пожежна безпека” - №6 -  2001. - С. 9-10.

- Устройство для определения огнетушащих свойств порошковых составов: А.с. 1639671 СССР, МКИ5 А 62 С 39/00 /Касьянов Н.А.; Ворошиловогр. машиностроит. ин-т. - №4394146/12; Заявл. 15.03.88; Опубл. 07.04.91, Бюл. № 13.

- Тищенко О.М. Аналіз лабораторних методів дослідження вогнегасної здатності порошків. // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. Вып. № 4. – Харьков: ХИПБ МВД Украины, 1998. – С. 194-196.

- Добриков В.В., Куликов В.Н., Логинова Т.В. Влияние порошка хлористого  калия на кинетику окисления метана при горении // Средства и способы пожаротушения: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИПО, 1981. – С. 77-80.

- Огнетушащий порошковый состав. Зозуля И.И., и др. Д.с. 1333348, СССР. Заявл. 23.07.85, № 3952672/40 – 26, опубл. в Б.И., 1987, № 32. МКИ А 62 D 1/00.

- Дзоценидзе З.Г. Закономерности и механизмы неаддитивных эффектов гомогенного и гетерогенного ингибирования процессов горения: Автореф. дис. д-ра  хим. наук. – Тбилиси: ТГУ, 1984. – 46 с.

- Тропинов А.Г., Антонов А.В. Метод исследование процессов взаимодействия активных радикалов пламени с огнетушащими веществами // Под ред. Палюха В.Г. – Харьков. : Мин. обр. Украины, МВД Украины, 1993.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В., Баратов А.Н. Взаимодействие смесей диаммонийфосфата и хлорида калия с активными радикалами пламен. – Кинетика и катализ. - 1988 - №1. - С. 176-179.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Луций Т.С. Спектральное исследование газофазных процессов при подавлении пламени углеводородов порошками солей. – В кн.: Проблемы производства и применения огнетушащих порошков. Материалы Всесоюзной научно – практической конференции. Кингисенп : 1991 : Тез. докл. - Ленинград: ЛенНИИгипрохим, 1991, - С. 16 – 17.

- Конев Э.В. Термодинамические принципы отбора оптимальных огнетушащих агентов // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1987. – Вып. 4. – С. 65–68.

- Водяник В.И., Проничева Н.М. Исследование огнепреграждающего эффекта при гашении пламени дисперсными материалами // Проблемы взрывобезопасности технологических процессов: Материалы Всесоюзной научно-технической конференции 28-30.10.1980 (г. Северодонецк). – Черкассы: НИИТЭХИМ, 1980. – С. 98-99.

- Mitani T. The Study on Thermal And Chemical Effects of Heterogeneous Flame Suppressants // Combust. and Flame. – 1982. – Vol. 44, № 1-3. – P. 247-260.

- Mitani T., Niioka T. Comparison of Experiments and Theory on Heterogeneous Flame Suppressants // Nineteenth Symposium on Combustion: The Comb. Inst. – 1982. – P. 869–875.

- Mitani T. Flame  Retardant Effects of CF3Br and NaHCO3 // Combust. and Flame. – 1983. – Vol. 50, № 2. – P. 177-188.

- Добриков В.В., Баратов А.Н. Исследование разогрева твердой частицы  во фронте пламени // Горение и проблемы тушения пожаров: Материалы V Всесоюзной научно-практической конференции. – М.: ВНИИПО, 1977. – С. 23–26.

- Добриков В.В., Баратов А.Н., Федотов А.П. Расчет испарения частиц огнетушащих порошков в пламени и механизм их огнетушащего действия // Материалы I Всесоюзного симпозиума по макроскопической кинетике и химической газодинамике. Алма-Ата. 1984. Тез. докл. – Т. 1. – Ч. 2. – Черноголковка: ОИХФ АН СССР, 1984. – С. 63–64.

- Dewitte M., Vrebosch J., van Tiggelen A. Inhibittion and Extinotion of Premixed Flames by Dust Particles // Combust. and Flame. – 1984. Vol. 8, № 4. – Р. 257-266.

- Азатян В.В., Баратов А.Н., Вогман Л.П. и др. Исследование механизма гасящего действия аэровзвесей солей // Химическая физика процессов горения и взрыва. Кинетика химических реакций. – Черноголовка: ОИХФ АН СССР, 1977. – С. 110-113.

- Баратов А.Н. Применение ингибиторов горения для пожаротушения // Журн. ВХО им. Д.И. Менделеева. – 1985. – Т. 30. – № 1. – С. 13–20.

- А.с. 784062 СССР, МКИ А62Д 1/00. Способы получения огнетушащего порошка / Апанович В.Н., Надубов В.А., Жартовский В.М., Суюнова З.Э. и др. – 1980 г.

- Апанович В.Н. и др. Средства порошкового пожаротушения. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1989. – С. 13-19

- Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях  химической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1979. – 366 с.

- Апанович В.Н., Антонов А.В., Иванов В.С. К вопросу оценки огнетушащей способности порошков // Профилактика и тушение пожаров на объектах н/х: Тез. докл. респ. науч.-техн. семинара. – Севастополь, 1988. – С.  104-105.

- Макаров В.Е., Горохов В.М. Определение огнетушащих концентраций порошковых составов методом бомбы постоянного объема // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: Сб. трудов. – М.: ВНИИПО, 1979. – Вып. 6 – С. 139-141.

- Баратов А.Н., Вогман Л.П., Кобзарь В.Н. и др. Ингибирование пламени метана аэровзвесями солей // Физ. горения и взрыва. – 1976. – Т. 12. – № 1. – С. 72-75.

- Баратов А.Н., Добриков В.В., Куликов В.Н. Лабораторный метод испытания огнетушащей эффективности порошков // Горючесть веществ и химические средства пожаротушения: Сб. трудов. – М.: ВНИИПО, 1978. – Вып. 5. – С. 83-89.

- Добриков В.В., Баратов А.Н., Подгайный В.П., Выборнов Ю.Э. Экспериментальное исследование закономерностей тушения горючих жидкостей с помощью струй огнетушащих порошков // Средства и способы пожаротушения: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИПО.

- Dodding R.A., Simmons R.F. The Extinotion of Methane – Air Diffusion Flames by Sodium Bicarbonate Powers // Combust. and Flame. – 1970. – Vol. 15, № 3. – P. 313-315.

- Birchall J.D. On Mechanism of Flame Inhibition by Alkali Metal Salts // Combust and Flame. – 1970. – Vol. I4, № I. – P. 85–95.

- Апанович В.Н., Жартовский В.М., Баратов А.Н. Влияние соотношения компонентов на пламеподавляющие свойства огнетушащих порошков многоцелевого назначения // Проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов народного хозяйства: ІХ Всесоюзная науч.-практ. конф.: Тез. докл. Секция: Способы, средства и тактика пожаротушения. – М.: ВНИИПО, 1988. – С. 20-21.

- Апанович В.Н., Антонов А.В., Жартовский В.М. Подавление углеводородных пламен бинарными порошковыми смесями // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. – С. 308.

- Laffitte P., Delbourgo R., Comburieu J., Dumont J.C. The Influence of Particle Diameter on the Specificity of Fine Powders in Extinction of Flames // Combust. and Flame. – 1965. – Vol. 9, № 4. – P. 357-367.

- Порошок для тушения пожаров: А.с. 1588426 СССР, МКИ5 А 62 D 1/00/ Адамович В.Н., Антонов А.В., Жартовский В.М., Баратов А.Н., Бахмутов Д.К., Тропинов А.Г.; Фил. ВНИИ противопож. обороны в г. Киеве. - №4377035/40 – 26; Заявл. 16.02.88; Опубл. 30.08.90, Бюл. №32.

- Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико-химического анализа. - М.: «Наука», 1976.

- Аносов В.Я., Бурмистрова Н.П., Озерова М.И., Цуринов Г.Г. Практическое руководство по физико-химическому анализу. - Казань, 1971.

- Аносов В.Я. Геометрия химических диаграмм двойных систем. - М.: АН СССР, 1959.

- Конев Э.В., Исаков Р.В. Термографическое исследование лесных горючих материалов //Вопросы лесной пирологии.  - Красноярск, 1972. - С. 103-118.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. - М.:Энергия, 1967. - 600 с.

- Демидов П.Г., Шандыба В.А., Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. - М.: Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1981. - 272 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров / Пер. с англ. К.Г.Бромштейна; Под ред. Ю.А.Кошмарова, В.Е.Макарова. - М.: Стройиздат, 1990. - 424 с.

- Пат. 1628475, МКИ С 08 В 5/00,  В 27 К 5/00.  Способ обработки древесных  материалов хвойных  и  лиственных пород.  /Лунева Н.К.,  Трофимова И.В.,  Опутина А.Г.,  Ермоленко И.Н.,  Тычино Н.А.,  Воробьев В.К.- № 4460761/15; Заявл. 15.07.88; Опубл. 20.12.95 // Открытия. Изобретения. - 1995. - № 35.

- Пат. 1831835 А3, МКИ В 27 К 3/00, С 09 К 21/00. Способ  придания  огнестойкости целлюлозосодержащему материалу. /Лунева Н.К.,  Трофимова И.В., Тычино Н.А., Воробьев В.К., Опутина А.Г., Ермоленко И.Н. - № 4751484/05(130427); Заявл. 23.10.89.

- Пат. 1831836 А3, МКИ В 27 К 3/00, С 09 К 21/06. Способ обработки целлюлозосодержащих материалов. /Ермоленко И.Н., Лунева Н.К., Тычино Н.А., Воробьев В.К., Шаплыко В.И., Балыклов В.С., Васьков В.С., Кожин В.П.-№ 4751529/05(130108); Заявл. 23.10.89.

- Пат. 1831897 А3, МКИ Д 06 М 13/292; 11/20; 1156// Д 06 М/01;  04,     С 09 К 21/12. Композиция для придания огнезащищенности целлюлозным материалам.  /Лунева Н.К.,  Трофимова И.В.,  Тычино Н.А., Воробьев В.К.,  Опутина А.Г., Шаплыко В.И., Балыклов В.С., Васьков В.С., Кожин В.П., Ермолеко И.Н. - № 4751486/05(130402); Заявл. 23.10.89.

- Пат. 1831898 А3, МКИ Д 06 М 13/432;  11/155;  11/20; 11/56 //Д 06 М 101:04; С 09 К 21/12. Композиция для придания огнезащищенности целлюлозным материалам./ Ермоленко И.Н., Лунева Н.К., Трофимова И.В.,  Тычино Н.А.,  Воробьев В.К.,  Опутина А.Г., Балыклов В.С., Елец Ю.Р.,  Казачковский В.М., Кожин В.П.-№ 4752045/05(130606); Заявл. 23.10.89.

- Пат. 2026310 Россия, МКИ (5) С 08 G 12,40, С 09 D 5/18. Способ получения вспенивающегося полимерного антипирена / Грибов К.М., Пальцева Н.Г., Косилова О.И. - №4952127/05; Заявл. 28.06.91; Опубл. 10.01.95, Бюл. №1.

- Пат. 4174223 США, МКИ СО9 К3/28.  Flame retardant compositions and methods of preparing and using same / Donald M. Steen, Morrill. – № 915, 156. jun. 13,  1978. Nov. 13, 1979.  НКИ 106/1816.

- Пат. 5108832 США, МКИ (5) В 32 В3/26, С 09 К 21/14 Flexible intumescent coating composition / Nugent R. M., Ward T.A., Greigger P.P., Seiner J.A.; PPG Ind., Inc.-N 589368; Заявл. 28.09.90; Опубл. 28.04.92; НКИ 428/304.4.

- Пат. 5151225 США, МКИ (5) С 09 К 21/00 Flame retardant composition and method treating wood / Herndon J.F., Morgan D.J/; Hoover Treated Wood Products, Inc. –N 588278;  Заявл. 26.09.90; Опубл. 29.09.92; НКИ 252/607.

- Пат. 5162394 США, МКИ (5) С 08 К 9/00  Fire – retardant chemical composition /  Trocino F.S., Amundson F.;  501 Chemco Inc. –N584285; Заявл. 18.09.90; Опубл. 10.11.92; НКИ 523/208.

- Воробьев В.К., Лунева Н.К., Рекашова Н.И., Дмитриченко А.С. Ингибиторы горения древесины на основе металлофосфатных комплексов // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. Информ. Сб., ч.2. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1997. - С. 189–190.

- Скрипченко Т.Н., Домбург Г.Э. Сравнительная оценка огнезащитного действия фосфор- и бор содержащих соединений на сульфатной целлюлозе // Теоретические аспекты модифицирования древесины: Тез. докл. Всесоюзн. конф. – Рига, 1983.

- Лунева Н.А., Петушок И.А., Воробьев В.К., Дмитриченко А.С. Изучение действия фосфор-азотсодержащих антипиренов на процесс термоокислительного разложения и горения целлюлозосодержащих материалов // Пожарная безопасность: Материалы II Международной научно-практической конференции. – Минск: РНПЦ ПБ МВД Беларуси, 1997. - С. 116-117.

- Лунева Н.К.,  Опутина А.Г.,  Трофимова И.В.,  Ермоленко И.Н., Тычино Н.А., Воробьев В.К. Создание огнезащищенных целлюлозных материалов взаимодействием целлюлозы и полифосфорных кислот //  Совершенствование огнезащиты древесины и целлюлозных материалов:  Тезисы докладов 2-ой научно-технической конференции. - Киев, 1987. - С. 22-23.

- Лунева Н.К., Трофимова И.В., Опутина А.Г., Воробьев В.К., Тычино Н.А. Способ придания устойчивой огне (био) защищенности целлюлозосодержащим материалам путем их химической модификации: Информ. листок / Бел НИИНТИ. - № 220. - 1989. Серия 61.59.37. - Минск, 1989. - 2 с.

- Исследование огнезащитной эффективности антипиренных составов и технологий  пропитки древесины на основе фосфор- азотсодержащих соединений: Отчет о НИР (закл.)  / РНПЦ ПБ ГУВПС МВД РБ;  Рук. темы  Н.А.Тычино. - № ГР 1995244. - Минск, 1994. - 138 с.

- Продан Е.А., Продан Л.И., Ермоленко Н.Ф. Триполифосфаты и их применение. - Минск: Изд. Наука и техника, 1969. - С. 27-29.

- Богданова В.В., Кобец Л.В. Разработка путей целенаправленного подбора антипиренов для полимеров различных классов // Пожарная безопасность: Материалы II Международной научно-практической конференции. - Минск: РНПЦ ПБ МВД Беларуси, 1997. - С. 119-120.

- Киселев Я.С. Физические модели горения в системе предупреждения пожаров: Монография. - Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. - 263 с.

- Максименко Н.А. Изыскание комплексных препаратов для защиты древесины от возгорания и биоразрушения применительно к старым ценным постройкам. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. - М.: МЛТИ, 1979, - 22с.

- ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация. – М.: Из-во стандартов, 1986.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М. Взаимодействие углеводородных пламен с огнетушащими порошками. - В кн.: Огнетушащие порошковые средства: Сб. научн. трудов. - М.: ВНИИПО, 1985 - С. 80-84.

- Максименко Н.А. Новые огнезащитные и огнебиозащитные препараты для пропитки древесины. – В кн.: Эффективн. использование древесины и древесных материалов в строительстве. Тез. докл. Всесоюзн. совещан. (Архангельск, 18-20 июня 1980 г.) М, 1980 - С. 384-386.

- Борисов П.Ф.  Повышение эффективности огнезащиты древесины путем последовательной пропитки антипирином и полимерным антисептиком: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: ХІПБ. – Харків, 2000. - 18 с.

- ГОСТ 30219-95. Межгосударственный стандарт. Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение. – К., 1997. – (Госстандарт Украины).

- Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991 - 320с.

- Роценс К.А. Современные подходы к улучшению технических свойств древесины. // Комплексное использование древесного сырья. – Рига, 1984. - С. 132-156.

- O Gyamati B., a.o. Kombinalt Ratasufranyagvedelmi kompozicio. - Pat. VNR №167921, B 27 H 3/00.9.1.74.31.VIII.76.

- Эрмуш Н.А., Короткая Т.Я., Калниньш А.Я. Применение препарата МБ-1 для защитной обработки деревянных конструкций. - В кн.: Проблемы модификации древесины, перспективы развития ее производства и применения в народном хозяйстве. Материалы Всесоюзн. научно-техн. конф.- Минск, 1979. - с. 220-222.

- Advanced Fireeproofing Systems Ltd. Improvements of relating to fire proofing compositions. – Brit. Pat. № 1570604, C09Д5/18, C 3 B, 4. III. 1977, 2. VII. 1980.

- Zatielska J., a.o. Synteza i zastosowanie zywic Jostorowoaminowyct do zatezpieczenia drewna sosnowego pzzed dzialaniem ognia i gzzylow. - Pz. Inst technol. drew., 1979. - 26, № 1-2. - 179-194.

- Vlatnovic J.J. Improwed fire and static resistant coating. Austral. Pat. № 474627. Д 06 M 11/08, C09 K 3/16. 11/14/73, 12 VIII. 1976.

- Flame retarding of paper and board. – Pater, 1976 – Р. 69-70.

- Справочное руководство по древесине. Пер. с англ. – М.: Лесная промышленность, 1979. - 544 с.

- Левитес Ф.А., Гришина И.А., Гришина Е.Ф. Исследования  по разработке и применению антипирена “Фактор” // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Вып. 1. - М.: ВНИИПО, 1978. - С. 17-21.

- Защита древесины. Способы пропитки: ГОСТ 20022.6–1993 – [Дата введения в Украине 1998–01–01].– К., 1997.– 20 с. (Госстандарт Украины).

- Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия: ГОСТ 28815–1996 - [Дата введения в Украине 1999–01–01]. - К., 1998. - 37 с. (Госстандарт Украины).

- Максименко Н.А. Исследование токсичности огнебиозащитных препаратов. – В кн.: Вторая Всесоюзн. конференция по биоповреждениям. Тез. докл. 4 II. - Горький, 1981 - С. 144-145.

- Baker J.M., a.o. Research in wood protection at the Princes Risborough Laboratory. 1975-1976 - Build. Res Establ. Curr. Pap., 1977 - № 37. – 14р.

- Becker G. Situation und Tendenzen der Holzschutzmittel Anwendung. – Holz als Roh und Werkstoff. – 1978. -  36, № 7. - S.255-260.

- Dobbs A.J., Grant C. The volatilization of arsenic on burning of copper-chrome-arsenic (CCA) treated wood. – Holzforschung. – 1978 - 32, № 1. - S.32-35.

- Krauses Chr., Englert N. Zur Gesundheitlichen Pentachlorphenolhaltiger Holzschutzmittel in Wohnrdumen. – Holz als Roh und Werkstoff. – 1980. - №11. - S. 429-432.

- Тычино Н.А. Особенности практического применения огне- и биозащитных средств для пропитки древесины // Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Вып. 6. - М.: ВНИИПО, 2002. - с. 38-43.

- Максименко Н.А. Изыскание комплексных препаратов для защиты древесины от возгорания и биоразрушения применительно к старым ценным постройкам. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. - М.: МЛТИ, 1979. - 22 с.

- Максименко Н.А. Невымываемый огнезащитный препарат. – Мех. обработка древесины: Экспресс-информ. ВНИПИЭИЛеспром “Защита древесины” - 1981.- Вып. 1С. - с. 5-6.

- Пожарная опасность строительных материалов/ Баратов А.Н., Андрианов Р.А., Корольченко А.Я. и др. – М.: Стройиздат, 1988. – 380 с.

- Огнезащита материалов и конструкций: Справочник – М.: Спецтехника, 2002. – 240 с., (Серия «Пожарная безопасность предприятия»).

- Леонович А.А. Огнезащита древесины и древесных материалов. –    С.-П.: ЛТА, 1994. – 126 с.

- Машляковский Л.Н., Лыков А.Д., Репкин В.Ю. Органические покрытия пониженной горючести. – Л.: Химия, 1989. – 183 с.

- НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытания. – М.: МВД РФ, 1998.

- Беликов А.С. Теоретическое и практическое обоснование эффективности применения огнезащитных покрытий для снижения горючести материалов и повышения огнестойкости строительных конструкций. – Днепропетровск, 2000. – 196 с.

- Беликов А.С. Эффективность работы огнезащитных покрытий при эксплуатации конструкций // Вісник академії. Наукв. та інформ. бюл. / ПДАБА. – Дн-ськ, 1999. – №4–5. – С. 21 – 28.

- Пат. 7851 А Украины, МПК С 04 В 7/14. Огнезащитный состав / Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф. (Украина). № 4861497/33; Заявл. 26.04.94; Опубл. 21.12.94.

- Пат. 22322 А Украины, МПК С 04 В 7/14. Огнезащитный состав / Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Довгань В.Н. (Украина). № 9611451; Заявл. 04.11.96; Опубл. 1.04.98.

- Пат. 22318 А Украины, МПК С 04 В 7/14. Композиция для повышения огнестойкости конструкций / Беликов А.С., Крикунов Г.Н., Чалый В.Г. (Украина). № 9611455; Заявл. 04.11.96; Опубл. 1.04.98.

- Пат. 2148066 Россия, МПК С 09 Д 5/18. Композиция для получения огнезащитного покрытия / Райхер В.Е. (Россия). № 981213674/04; Заявл. 25.12.98; Опубл. 27.04.2000.

- Пат. 2176258 Россия, МПК С 09 Д 5/18, 163/02, С 09 К 21/14. Огнезащитная полимерная композиция для покрытий / Шукшин С.Г., Кузнецов А.П., Кодоров В.И. (Россия). № 2000110221/04; Заявл. 20.04.2000; Опубл. 27.11.2001.

- Пат. 60777 А Украина, МКИ С 08 L 63/02. Полімерна композиція зниженої горючості для наливних підлог / Яковлєва Р.А., Марченко І.О., Семкив О.М., Довбіш А.В., Попов Ю.В., Коваленко А.С. (Україна). №2003021492; Заявл. 20.02.2003. Опубл. 15.10.2003.

- Яковлєва Р.А., Дмітрієва Н.В. Надання вогнебіостійкості деревини покриттями на основі епоксиполімерів // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2005, №1 (11). – С. 63 – 65.

- Кодолов В.И. Горючесть и огнестойкость полимерных материалов. – М.: Химия, 1976. – 160 с.

- Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов. – М.: Химия, 1980. – 274 с.

- Принципы создания композиционных полимерных материалов. Берлин А.А., Вольфсон С.А. Огимян В.Г., Еникологов Н.С. / Под ред. Л.И. Галеркой. – М.: Химия, 1990. – 240 с.

- Заиков Г.Е. Международная конференция по замедлению процессов горения полимерных материалов // Высокомолекулярных соединений. – 1995. - №2. – С. 364 – 366.

- Заиков Г.Е., Арцис М.И. Замедлители процесса горения полимеров: Пятая Европейская конференция, Сопфорд, 1995 // Пластические массы. – 1996. – №6. – С. 43 – 44.

- Коршак В.В. Химическое строение и температурные характеристики полимеров.- М.: Наука, 1970. – 390 с.

- Асеева Р.М., Заиков Г.Е. Горение полимерных материалов. - М.: Наука, 1981. – 280 с.

- Попов Ю.В., Кузнецова В.М., Ткачук Б.М. Влияние строения бром содержащих олигомеров и отвердителей на КИ эпоксиполимеров // Пластические массы. – 1984. - №5. – С. 27 – 29.

- Пат. 77638 ПНР. Sposob vytwar zania trudnopalnych. Zywic epoxy dowich., Kielkiewicz J., Porejko S., Rowsky T.- РЖХим, 1978, 8С314П.- 11с.

- Пат 53-29706 Японии МКИ С 08 G 63/00. Эпоксидная композиция с пониженной горючестью / Хосегава Когэти, Ирэа Токэпоту.- Изобретения в СССР и за рубежом, 1978. -  вып. 56. - №18.- 13с.

- Пат. 6143423 США, МПК7 Н 01 L 29/12. Эпоксидная композиция с пониженной горючестью / Shiobara Toshio, Okuse Satoshi, Aoki Takayuki, Kato Hideto (США); №09/055301; Заявл. 06.04.1998; Опубл. 07.11.2000.

- Артеменко С.Е., Панова Л.Г., Бесшапошникова В.И. Влияние фосфоросодержащих антипиренов на процессы коксообразования при горении полимерных композиционных материалов // Высокомолекулярные соединения.- 1991.- №6.- т.А 33.- С. 156.

- Тищенко Г.П., Тищенко А.П. Огнезащитные покрытия // Лакокрасочные материалы и их применение.- 1997.- №3.- С.17-18.

- Малинковский Л.А. Превращения и механизм действия замедлителей горения в органических покрытиях пониженной горючести/ Труды Междунар. Конф. «Лакокрасочные материалы и их применение - 97» - М, 1997.- С. 46-47.

- Пат. 1112139 Англии, МКИ СО8G63/00. Curable polyepoxide for making flame-retardant articles/Dujkstra Tette Jan, Vogelzang Edevard Jules Wilem. – РЖХим. – 1969. – № 12, 584П. – 12с.

- Пат. 52-31280 Японии, МКИ С08L 63/00. Эпоксидная композиция с пониженной горючестью для пленочных конденсаторов /Кума Нобуюки, Кондо Сигэси.- РЖХим.- 1979. - 2Т161П.- 8с.

- Заявка 57-31750 Японии, МКИ С 08 L 63/00. Малогорючая композиция/ Мацусита дэнки санте К.К..- Изобретения в СССР и за рубежом.- 1983.- №3.- 75с.

- Рубан Л.В., Заиков Г.Е. Роль интулисценции в проблеме огнезащиты полимеров // Пластические массы. – 2000. – №1. – С. 39 – 43.

- Пат. 2144928 Россия, МКИ С 08 G 59/40, С 08 L 63/00. Отвердитель-антипирен для эпоксидных композиционных материалов / Николаев П.В., Лебедев Л.Н. (Россия); № 96108295/04; Заявл. 23.04.1996; Опубл. 27.01.2000.

- Захарина Т.С., Халтуринский Н.А., Кармирова Л.В., Берлин А.Л. Влияние металлов переменной валентности на термическую деструкцию эпоксидных смол // Высокомолекулярные соединения.- 1980. - Т 22Б.- №9.- С.690-692.

- Жармухамбетова Б.А., Абдуркаримова Р.Г., Чувашева С.П., Колесников Б.Я., Ксандопуло Г.И. О влиянии некоторых добавок на процесс горения и разложения отвержденной эпоксидной смолы // Химия и технология элементорганических полупродуктов и полимеров.- Волгоград, 1981.- С.15-20.

- Мансурова Р.М., Абдулкаримова Р.Г., Акулова Д.В. и др. Влияние смесевых ингибиторов и отвердителей на горючесть эпоксидной смолы // Химия и технология элементорганических полупродуктов и полимеров.- Волгоград: Химия, 1981.- С. 11-15.

- Ксандопуло Г.И., Чувашева С.П., Гибов К.М. Влияние комплексных соединений олова, сурьмы и меди с аминами на горючесть эпоксидных смол // Материалы совещания по механизму ингибирования цепных газовых реакциий.- Алма-Ата, 1971.- С. 229-235.

- Пат. 8861 Україна, МПК7 С 08 L 63/00, С 08 К 3/16, С 08 К 5/17, С 08 К 5/20. Вогнестійка композиція / Лебедєв Є.В., Шандрук М.І., Зінченко О.В., Скакун Ю.В., Єтова В.Д. (Україна); № 200502432; Заявл. 17.03.2005. Опубл. 15.08.2005.

- Заявка 1-198658 Японии, МКИ4 С 08 L 63/00. Огнестойкая эпоксидная композиция / Оваро Мицуо (Япония); Заявл. 03.02.80; опубл. 10.08.89; РЖХим.- 1990. - 19Т94П.- 17с.

- Довличин Т.Х., Исубанов Б.А., Гибков К.М. Огнезащитные полимерные покрытия // Химия и физическая химия полимеров. - Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1979.- С. 43-56.

- Пат. 5420178А США, МКИ С 08 К 5/092. Огнестойкие эпоксидные формовочные композиции. – Заявл. 23.02.94; Опубл. 30.05.95.- ИСМ.- 1996.- №2.- 34с.

- Жевлаков А.Ф., Болодян И.А., Мелихов А.С., Третьяков В.А. Горючесть полимеров различного химического состава // Химические волокна, 1976.- С. 28-30.

- Баженов С.В. Дудеров Н.Г., Левитес Ф.А., Нагановский Ю.К., Ярош В.А. Термический анализ огнезащитного действий наполнителей в композиционных материалах // Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты.- М., 1989.- С. 127-139.

- Заявка 5-25369 Японии, МКИ5 С 08 L 63/00. Огнестойкая композиция на основе эпоксидной смолы. Опубл. 02.02.93.- ИСМ.- 1994.- №10.- С.74.

- Заявка 2703689 Франции, МКИ5 с 08 L 63/04. Эпоксидные композиции с повышенной огнестойкостью, практически без галогенов /Le cozzannet sylvie, Lamon Alian, Minnesota Mining and Manufacturing Co.- N9304250, 3а.93.- Опубл. 14.10.94. РЖХим,- 1996.- 8ТЗОП.- С.6.

- Заявка 2703689 Германии, МКИ С 08 L 63/04. Огнестойкая эпоксидная композиция практически не содержащая галогена / Minnesota Mining Manufacturing (Германия); Заявл. 09.04.93; Опубл. 14.10.94; ИСМ.- 1996.- №1.- 8 с.

- Заявка 5-53810 Японии, МКИ С 08 G 59/00. Огнестойкая композиция эпоксидной смолы / Хитати Касэй Ко К.К.; Заявл. 08.08.86; Опубл. 08.11.93.- ИСМ.- 1995.- 23с.

- Пат. 6102995 США, МПК7 В 32 В 5/16. Вспучивающиеся системы с высокими характеристиками для придания тепло- и пламя стойкости термически нестабильным подложкам / Hutchinqs David A,. Qureshi Shahid P., Foucht Millard E., Sampson Richard D., Mc Vay Ted M. (США); №09/035898; Заявл. 06.03.1998; Опубл. 15.08.2000.

- Огнестойкая полимерная композиция. Качановская Л.Д., Самохвалова П.М., Синчук Л.П. Обзорн. инф. М.: НИИТЭХИМ, 1987. Вып. 9. – 66 с.

- Пат. 2224775 Россия, МПК7 С 09 D 5/18. Огнезащитная вспучивающая краска / Заваткин С.С., Фалора В.Н., Владиславлева Е.Ю. (Украина); №20031109227/04; Заявл. 17.04.2003; Опубл. 27.02.2004.

- Коузов П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов. – Л.: Химия, 1971. – С. 280.

- Шкарабура М.Г., Тищенко О.М., Маладика І.Г., Дядченко О.І. Вогнегасні порошки – можливі напрями підвищення ефективності. // Вісник ЧДТУ. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – Вип. 4. – С. 98-101.

- Шкарабура М.Г., Маладика І.Г., Дядченко О.І. Взаємний вплив вогнегасних порошків на інгібування процесу горіння. // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2003. – Вып. 14. – С. 230-234.

- Маладика І.Г. Вплив азотовмісних сполук на інгібуючу здатність вогнегасних порошків. // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2004. – Вып. 16. – С.146-150.

- Шкарабура М.Г., Маладика І.Г., Дядченко О.І. Вплив азотовмісних сполук на припинення процесів горіння деревини вогнегасними порошками. // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. – 200 с.

- Маладика І.Г. Вплив хімічної будови складових вогнегасних композицій на неадитивні явища під час припинення процесу горіння. // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 17. – С. 110-113.

- Тропінов О.Г., Носіченко О.І., Антонов А.В. Дослідження інгібіруючої здатності водних розчинів неорганічних солей// Сб.: Проблеми пожежної безпеки. - Київ: МВС України, 1985. - С. 168-169.

- Гуринова Э.Л., Тарадайко В.П., Веселов А.И. К вопросу повышения эффективности действия воды при тушении конденсированных систем // Процессы горения и проблемы тушения пожаров. Материалы ІІІ Всесоюзной научно-технической конференции. Ч.2. - М., 1973.

- Жартовський В.М., Откідач М.Я., Тропінов О.Г., Цапко Ю.В. Дослідження деяких аспектів впливу водних розчинів неорганічних солей на полум’я н-гептану. // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2004. – №1 (9). – С. 14–20.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В., Краснянский М.Е. О совершенствовании методов исследования ингибирующей способности огнетушащих порошков. - Донецк, 1987. - 8 с. Рукопись представлена ВНИИГД. Деп. В ЦНИИУГОЛЬ 15 янв.1988, № 4397-88.

- Ю.В. Цапко, Р.В. Ліхньовський, І.Г. Маладика.  Дослідження інгібувальних та термічних властивостей вогнезахисної композиції. // Збірник наукових праць "Пожежна безпека" - №8. – Львів, 2006.– С. 98-102.

- Жартовський В., Бут В., Цапко Ю., Барило О. Дослідження механізму вогнезахисної ефективності деревини просочувальними композиціями // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Вып.55  (Технические науки и архитектура). – К.: Техніка, 2004. – С. 219–229.

- Откідач Д.М., Цапко Ю.В., Соколенко К.І. Флегматизування горючих газових середовищ. – К.: Пожінформтехніка, 2005. - 196 с.

- ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. – К., 2003. (Держбуд України).

- ГОСТ 16363-98 Межгосударственный стандарт. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств. – Киев: Изд-во стандартов, 2000.

- ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Введ. 01.01.1991 – М.: Изд-во стандартов, 1990.

- Paulik F., Paulik K., Edrey L. Derivatography. A complex metod in thermal analysic. – Jalanta, 1966.

- Папков В.С., Слонимский Г.Л. Микротермогравиметрический анализ термодеструкции полимеров. // Высокомолекулярные соединения.- 1966, - Т. 8. - № 1. С. 80-87.

- Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии (алгоритмы и примеры): Учеб. пособие. – К.: Вища школа, 1980. – 264 с.

- Саутин С.М. Планирование эксперимента в химической технологии. – М., 1984. – 56 с.

- Браунли К.А. Статическая теория и методология в науке и технике. – М.: Наука, 1977. – 408 с.

- Огнестойкие материалы на основе эпоксидных смол. Обзорная информация. Сер.: эпоксидные смолы и материалы на их основе. – М.: НИИТЭХим. – 1979. – 27 с.

- Яковлева Р.А., Семкив О.М., Попов Ю.В., Обиженко Т.М., Дмитриева Н.В. Эпоксидные композиции пониженной горючести для изделий строительного и электротехнического назначения // Тезисы доклада XVIII научно-практической конф. «Снижение риска гибели людей при пожарах». – Москва. – 2003.

- Яковлева Р.А., Дмитриева Н.В, Попов Ю.В., Андронов В.А., Безуглый А.М. Влияния дисперсных минеральных наполнителей на величину кислородного индекса и процессы термоокислительной деструкции эпоксиполимеров // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков.: Фолио, 2005. - Вып. 17. - С. 204 – 209.

- Скляр М.Г., Шустиков В.И., Вирозуб И.В. Исследование кинетики термического разложения углей // Химия твердого топлива. – 1968. – №3. – С. 2 – 32.

- Григорьев А.П., Федотова О.Я. Лабораторный практикум по технологи пластических масс: В двух частях. Ч. ІІ. Поликонденсационные и химически модифицированные пластические массы. Учебн. пособие для химико-технол. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1977. – 264 с.

- Химичекий энциклопедический словарь / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 792 с.

- Захарина Т.С., Захарин Л.С., Зеленецкий А.Н., Кармилова Л.В. Механизм термической деструкции сетчатых порлимеров на основе диэпоксидов и ароматических и алифатичесикх аминов. – Высокомолекулярные соединения, 1982. - Т.24 А., - №11. – С. 2429-2442.

- Маладика І.Г. "Експериментальні дослідження покриттів для деревини на основі епоксиамінних композицій, модифікованих неорганічними солями" // Наук. Вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2006. - №37. – С. 180-188.

- Рузинов Л.П. Статистические методы оптимизации химимческих процессов. – М.: Химия, 1972. – 200 с.

- Бондарь А.Г., Статюха Г.А. Планирование эксперимента в химической технологии. – К.: Высшая шк., 1976. – 184 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html