МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ НАУК О МАТЕРИАЛАХ

На правах рукописи

ЕЛИСЕЕВ АНДРЕИ АНАТОЛЬЕВИЧ

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУР
В МЕЗОПОРИСТЫХ ОКСИДНЫХ МАТРИЦАХ

Специальность 02.00.01 - неорганическая химия

ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научные руководители:

д.х.н., академик РАН Третьяков Ю.Д.

к.х.н., доцент Лукашин А.В.

Москва - 2004

- Введение	4

- Обзор литературы	10

  - Свойства веществ в нанокристаллическом состоянии	10

    - Оптические свойства наносистем	14

    - Магнитные свойства наносистем	18

  - Методы получения наноматериалов	28

  - Одномерные твердотельные нанореакторы	33

    - Мезопористые молекулярные сита	33

    - Плёнки мезопористого Si02	39

    - Использование мезопористого Si02 для синтеза нанокомпозитов	40

    - Пористый оксид алюминия	45

    - Функциональные магнитные наноматериалы на основе пористого оксида

алюминия	48

    - Функциональные оптические материалы на основе пористого оксида

алюминия	51

- Экспериментальная часть	54

  - Общая схема получения мезопористых оксида кремния, алюмосиликатов и

нанокомпозитов на их основе	54

  - Методики синтеза	54

    - Получение мезопористого оксида кремния с использованием

поливинилового спирта (ПВС) в качестве темплата	55

    - Синтез нанокомпозитов CuO/SiCh	57

    - Синтез мезопористого оксида кремния с использованием темплатов,

образующих жидкокристаллические фазы	59

    - Получение пленок мезопористого оксида кремния с использованием

темплатов, образующих жидкокристаллические фазы	59

    - Синтез магнитных нанокомпозитов на основе мезопористого оксида

кремния	60

    - Синтез мезопористых алюмосиликатов	62

    - Синтез нанокомпозитов серебра на основе мезопористых алюмосиликатов.63

  - Синтез пористого оксида алюминия	63

    - Получение нанокомпозитов на основе пористого AI2O3	64

  - Методы исследования	67

    - pH метрическое и потенциометрическое титрование	67

    - Йодометрия	67

    - Комплексонометрическое титрование	67

    - Роданометрическое титрование AgNC>3	67

    - Спектрофотометрия	68

    - Термический анализ	69

    - Магнитные измерения	69

    - Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)	69

    - Сканирующая электронная микроскопия	70

    - Магнитно-силовая микроскопия	70

    - Адсорбционные измерения	70

    - Рентгенофазовый анализ	70

    - Дифракция рентгеновского излучения на малых углах (МУРРИ)	70

    - Малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН)	71

    - Малоугловое рассеяние поляризованных нейтронов (МУРПН)	71

    - Метод рефлектометрии нейтронов	71

    - ИК-спектроскопия	 71

    - ЯМР спектроскопия	71

- Результаты и их обсуждение	72

  - Синтез мезопористого оксида кремния с использованием ПВС в качестве

темплата	72

  - Наночастицы оксида меди в силикатной матрице	76

  - Мезопористый оксид кремния с упорядоченной структурой пор	81

  - Магнитные наноструктуры на основе мезопористого диоксида кремния	85

    - Магнитные нанокомпозиты Fe/SiCh	87

    - Магнитные нанокомпозиты Fe2(VSi02	100

    - Магнитные нанокомпозиты SrFenOig/SiCh	106

  - Мезопористые алюмосиликаты	110

  - Нанокомпозиты Ag/Sii-XA1X02-X	115

  - Пористый оксид алюминия	118

    - Магнитные нанокомпозиты М/А^Оз	119

    - Полупроводниковые нанокомпозиты ZnO/A^Cb	122

- Выводы	125

- Список литературы	126

- Приложение 1. Условные обозначения синтезированных образцов	126

Получение наноструктур с заданными характеристиками и создание функциональных наноматериалов на их основе является одним из важнейших направлений современного материаловедения. В последние 3 года наноматериалы буквально произвели революцию в материаловедении. Они являются перспективными материалами для применения в запоминающих устройствах сверхвысокой плотности записи, в активных элементах лазеров с изменяемой длиной волны, в микроэлектронике и во многих других областях. Однако метастабильность вещества в нанокристаллическом состоянии значительно затрудняет практическое использование наносистем. Это связано с увеличением вклада удельной поверхности и связанной с ней избыточной поверхностной энергии в физико-химические свойства системы по мере уменьшения линейных размеров частиц до нанометровых, что приводит к возрастанию химической активности и усилению агрегации наночастиц. Для решения этой проблемы широко применяют подход, связанный с получением нанокомпозитных материалов, что позволяет избежать агрегации наночастиц, защитить их от внешних воздействий, и, следовательно, существенно облегчает применение таких материалов.

В рамках данной работы предложен и успешно реализован метод синтеза нанокомпозитов, основанных на применении мезопористых материалов в качестве матриц для синтеза наносистем. Метод основан на введении (интеркалировании) различных соединений в пористую структуру матрицы с их последующей химической модификацией. При этом реакционная зона ограничена стенками пор, что создает условия для синтеза нанофазы, сходные с условиями синтеза в одномерном нанореакторе. Из-за высокой скорости диффузии газов в мезопорах в качестве модифицирующего агента могут выступать и газообразные реагенты.

Необходимо отметить, что по сравнению с другими пористыми материалами, мезопористые матрицы обладают рядом уникальных свойств, важных для направленного синтеза наноматериалов. Во-первых, структура мезопор полностью определяется структурой исходного темплата, что позволяет синтезировать матрицы с самой разнообразной системой пор. Во-вторых, в настоящее время синтезированы самые различные мезопористые оксиды (в том числе оксиды кремния, алюминия, титана, ванадия, железа). Кроме того, показана возможность синтеза смешанных мезопористых оксидов, например, алюмосиликатов. Замещая часть катионов в матрице на катионы с большей или меньшей степенью окисления, можно получить мезопористые материалы, в которых стенки пор несут избыточный заряд. Так, например, при замещении части атомов кремния (+4) на алюминий (+3) матрица заряжена отрицательно. Величина заряда

определяется соотношением Si:Al, которое легко поддается контролю при синтезе. В этом случае, для компенсации избыточного заряда необходимо введение (интеркалирование) противоионов в поры. В качестве таких противоионов могут выступать различные катионы (в т.ч. и катионные комплексы), последующая химическая модификация которых позволит получать необходимые наноструктуры. Предложенный подход позволяет легко варьировать концентрацию реакционных центров в матрице и соответственно контролировать долю нанофазы.

Такие свойства открывают широкие возможности дизайна нанокомпозитных материалов на основе мезопористых соединений. Широкий выбор мезопористых соединений позволяет подобрать матрицу, удовлетворяющую всему комплексу свойств, предъявляемых к материалу. Кроме того, варьируя соотношение катионов для смешанных мезопористых оксидов, а также выбирая определенные катионы или катионные комплексы и специфический метод химической модификации, можно в значительной степени варьировать размеры и форму наночастиц. С другой стороны, варьирование темплата позволяет в широких пределах контролировать не только форму и структуру пор, но и осуществлять прецизионный контроль их размеров. Все это дает возможность задавать морфологию и структуру наночастиц в процессе синтеза.

Нель работы - синтез нанокомпозитов методами химической модификации мезопористых	материалов	(мезопористого	оксида	кремния, мезопористых

алюмосиликатов и пористого оксида алюминия), определение их микроструктуры и функциональных свойств, а также выявление взаимосвязи этих свойств с параметрами исходных матриц и условиями химической модификации.

В качестве объектов исследования были выбраны магнитные (на основе металлических железа и никеля, оксидов железа, гексаферрита стронция), полупроводниковые (на основе ZnO) и каталитически активные (на основе СиО и Ag) наноматериалы, что объясняется их практической значимостью. В связи с этим, в обзоре литературы особое внимание уделено магнитным и полупроводниковым свойствам наносистем. В качестве исходных матриц выступали мезопористый оксид кремния, мезопористые алюмосиликаты или матрицы на основе пористого оксида алюминия. Выбор матриц обусловлен их высокой химической устойчивостью, а также оптической прозрачностью и диамагнитными свойствами. Кроме этого, синтез этих типов матриц прост в реализации и относительно дешев.

Научная новизна работы сформулирована в виде следующих положений, которые выносятся на защиту:

- Предложен оригинальный метод синтеза мезопористого диоксида кремния, основанный на использовании поливинилового спирта в качестве темплата, не образующего жидкокристаллических фаз. Показано, что в ходе синтеза происходит формирование неупорядоченной системы мезопор. Тем не менее, данный метод позволяет синтезировать мезопористый SiC>2 с узким распределением пор по размерам и высокой величиной удельной поверхности (до 800 м2/г).

- Основываясь на возможности использования поливинилового спирта в качестве темплата при синтезе мезопористого оксида кремния, а также на способности полиолов к образованию комплексов с металлами, предложен новый метод получения нанокомпозитов на основе мезопористого оксида кремния, формируемого с использованием металлсодержащих темплатов. Данный подход успешно реализован на примере системы Cu0/Si02- Показано, что использование металлсодержащего темплата позволяет получать нанокомпозиты с контролируемым содержанием нанофазы и формировать частицы непосредственно в порах матрицы.

- Разработан новый метод синтеза нитевидных наночастиц в матрице мезопористого оксида кремния, основанный на внедрении неполярных комплексов металла в гидрофобную часть композита “БіОг/темплат”. Метод успешно реализован для магнитных нанокомпозитов, содержащих нитевидные наночастицы железа, оксидов железа и гексаферрита стронция в матрице мезопористого SiC>2. Показано, что повышение температуры разложения комплекса металла приводит к увеличению длины нанокристаллов и их геометрической анизотропии. Для нанокомпозита Fe/SiCh, полученного разложением Fe(CO)s в каналах мезопористого оксида кремния при 375 °С (рассчитанный параметр анизотропии равен 40), достигнуты величины коэрцитивной силы -220 Э и намагниченности насыщения -0,61 э.м.е./г, что соответствует требованиям, предъявляемым к современным магнитным материалам, используемым в устройствах записи информации.

- Проведено экспериментальное сопоставление методов получения мезопористых алюмосиликатов с высоким содержанием алюминия (до 33 мол. %). Рассмотрены методы сополиконденсации Si(OC2Hs)4 и А1(Ж)з)з, сополиконденсации Si(OC2Hs)4 и А1(0/-Рг)з в водных растворах СібНззМ(СНз)зВг при нормальных условиях, а также метод гидротермального синтеза. Показано, что оптимальным методом получения мезопористых алюмосиликатов с высоким содержанием алюминия является сополиконденсация Si(OC2Hs)4 и А1(0/-Рг)з. Синтез мезопористых алюмосиликатов с низким содержанием алюминия (менее 10 мол. %) можно проводить по любой из рассмотренных методик.

- Предложен метод синтеза нанокомпозитных материалов, основанный на использовании заряженных мезопористых матриц в качестве нанореакторов. Метод успешно реализован на примере синтеза нанокомпозитов Ag/Sii-XA1X02-X. Показано, что отрицательный заряд матрицы алюмосиликата, обусловленный частичным замещением атомов кремния на алюминий в структуре аморфного мезопористого оксида кремния, дает возможность контролировать количество вводимого противоиона, а следовательно, и содержание наночастиц в композитах. В случае алюмосиликатных матриц с небольшим количеством алюминия (< 10 мол. %) удалось получить нанокомпозиты, содержащие нитевидные частицы. Увеличение содержания алюминия приводит к формированию не только нанонитей, но и сферических частиц размером 3-10 нм, а также уменьшению общего количества серебра в нанокомпозите.

- Методом импульсного электроосаждения синтезированы магнитные (Ni) и полупроводниковые (ZnO) нанокомпозиты с упорядоченным расположением активных элементов в матрице пористого оксида алюминия. Форма и размер нанонитей Ni хорошо согласуются с формой и размерами пор матрицы АЬОз и могут варьироваться в широких пределах. Показано, что магнитные свойства системы нанонитей определяются обменными взаимодействиями между соседними нитями. Предложен метод получения нанокомпозитов ZnO/АІгОз импульсным электроосаждением ZnO из водных растворов Zn(N03)2. Показано, что оксид цинка осаждается как в порах оксида алюминия, так и формирует пластинчатые кристаллы на поверхности пленки. При этом нанонити оксида цинка состоят из нанокристаллов размером 5-10 нм. Ширина запрещенной зоны композита уменьшается от 5,2 до 3,1 эВ с увеличением радиуса пор AI2O3.

Практическая значимость работы:

- В настоящей работе на примере ряда систем установлены основные закономерности процессов синтеза наноструктур заданной морфологии в одномерных твердотельных нанореакторах, которые могут быть использованы для целенаправленного получения других классов функциональных нанокомпозитов, имеющих важное практическое применение.

- Полученные в работе нанонити железа в матрице мезопористого диоксида кремния проявляют ферромагнитные свойства при комнатной температуре и, следовательно, могут быть использованы как основа для создания сред сверхвысокой плотности записи в современных магнитных носителях информации. Преимуществами данных систем являются изолированность магнитных наночастиц друг от друга и их упорядоченность, что позволяет точно позиционировать головку при считывании и записи информации.

- Синтезированные в работе полупроводниковые нанокомпозиты на основе оксида цинка являются перспективными материалами для создания сенсорных устройств, элементов нелинейной оптики и устройств наноэлектроники.

Материалы, изложенные в настоящей работе, нашли отражение в курсах лекций “Перспективные неорганические материалы со специальными функциями”, “Физикохимия и технология материалов”, “Наноматериалы”, читаемых на Химическом факультете и Факультете наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты работы используются при постановке задач спецпрактикума “Синтез и исследование неорганических веществ и материалов”.

Апробация работы. Результаты работы доложены на трех ежегодных собраниях Американского Общества Материаловедов (1999 MRS Fall Meeting, Бостон, США; 2001 MRS Fall Meeting, Бостон, США; 2003 MRS Fall Meeting, Бостон, США), трех ежегодных собраниях Европейского Общества Материаловедов (2002 E-MRS Spring Meeting, Страсбург, Франция; 2003 E-MRS Spring Meeting, Страсбург, Франция; 2004 E-MRS Spring Meeting, Страсбург, Франция), 102 Съезде Американского Керамического Общества (Сент-Луис, США 2000), 13 Международном семинаре по наноэлектронике (Афины, Греция, 2004), 10-ом Международном семинаре “Нанонауки и нанотехнологии” (Новосибирск, 2004), 5-ом и 6-ом Штайнфуртских керамических семинарах (Штайнфурт, Германия 2001, 2002), IX Европейской конференции по химии твердого тела (Штутгарт, Германия 2003), V и VII Международных конференциях по химии и технологии высокотемпературных сверхпроводников и новых функциональных материалов (Москва

- 2004), Международной конференции по магнетизму (Рим, Италия 2003), Международной конференции “Новые направления в нанотехнологиях 2002” (Сантьяго де Компостелла, Испания, 2002), Международном семинаре по исследованию твердофазных материалов методами поляризованных нейтронов (Юлих, Германия, 2002), Международной конференции “Физико-химические процессы в неорганических материалах” (Кемерово, 2001), Собрании Немецкого кристаллографического общества (Йена, Германия 2004), 3-ей Европейской конференции по рассеянию нейтронов (Монпелье, Франция 2003), Научном семинаре НАТО “Новые направления молекулярных технологий в получении наноструктур углерода и интегрированных наносистем” (Ильменау, Германия 2003), на II, III и IV Всероссийских семинарах “Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении” (Воронеж

- 2000; Астрахань 2002), Всероссийской школе-семинаре “Нелинейные процессы в дизайне материалов” (Воронеж 2002), Всероссийской школе-семинаре “Актуальные проблемы современной неорганической химии и материаловедения” (Дубна, 2002), VIII

Всероссийском совещании “Высокотемпературная химия силикатов и оксидов” (С.Петербург 2002), Всероссийской конференции “Новые направления в современной химии” (С.-Петербург 2003), Международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам “Ломоносов-2000,2001, 2002,2003,2004”.

Кроме этого, части данной работы отмечены медалью РАН как лучшая научноисследовательская работа молодых ученых (2001, 2002 г.), а также как лучшая исследовательская работа молодых ученых на Конгрессах Европейского материаловедческого общества (2002,2004 г.).

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 60 работах, в том числе в13 статьях в российских и зарубежных научных журналах и сборниках и 47 тезисах докладов на международных и всероссийских научных конференциях.

Вклад автора в разработку проблемы. В основу диссертации положены результаты научных исследований, выполненных непосредственно автором в период 1998-2004 г. Работа выполнена в Московском Государственном Университете им. М.В. Ломоносова на Факультете наук о материалах и кафедре неорганической химии Химического факультета. Работа проведена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты №04-02-17509 и 03-03-32182), Государственной научно-технической программы Минобразования РФ (№ 203.01.02.001), гранта INTAS (№ 03-55-1523) и Государственной научно-технической программы “Университеты России” (УР.06.02.031). В выполнении отдельных разделов работы принимали участие студенты ФНМ Напольский К.С., Колесник И.В., Горожанкин Д.Ф., Никифоров М.П., Есин Н.В., у которых автор был руководителем курсовых и научных работ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 154 страницах машинописного текста, иллюстрирована 84 рисунками и 18 таблицами. Список цитируемой литературы содержит 320 ссылок.

Работа состоит из введения, трех глав (литературный обзор, экспериментальная часть, результаты и их обсуждение), выводов, списка цитируемой литературы и приложения.

- Выводы

- Предложен метод синтеза мезопористого диоксида кремния, основанный на использовании поливинилового спирта в качестве темплата. Применение данного метода позволило получить мезопористый Si02 с различными распределениями

л

пор по размерам и высокой удельной поверхностью (до 800 м /г). Показано, что в ходе синтеза происходит формирование неупорядоченной системы мезопор.

- Предложен новый метод получения нанокомпозитных материалов на основе мезопористого оксида кремния, формируемого с использованием металлсодержащих темплатов. Подход успешно реализован на примере системы CuO/SiC>2. Показано, что использование металлсодержащего темплата позволяет получать композиты с контролируемым содержанием нанофазы в порах матрицы.

- Разработан новый метод синтеза нитевидных наночастиц в матрице мезопористого диоксида кремния, основанный на внедрении неполярных комплексов металла в гидрофобную часть композита БіОг/темплат. Метод успешно реализован для магнитных нанокомпозитов, содержащих нитевидные наночастицы железа, оксидов железа и гексаферрита стронция в матрице мезопористого Si02.

- Проведено сопоставление методов получения мезопористых алюмосиликатов с высоким содержанием алюминия (до 33 мол. %). Показано, что оптимальным методом синтеза является сополиконденсация TEOS и изопропилата алюминия.

- Разработан и успешно реализован метод синтеза нанокомпозитных материалов, основанный на использовании заряженных алюмосиликатных мезопористых матриц в качестве нанореакторов. На примере композитов Ag/Sii.xAlx02„x показано, что в случае низкого содержания алюминия в мезопористой матрице (< 10 мол. %) в системе формируются нитевидные наночастицы серебра. Увеличение содержания алюминия в матрице приводит к образованию сферических частиц серебра размером 3-10 нм.

- Методом импульсного электроосаждения проведен синтез магнитных (Ni) и полупроводниковых (ZnO) нанокомпозитов на основе пористого оксида алюминия. Форма и размер нанонитей Ni хорошо согласуются с формой и размерами пор матрицы А120з. Показано, что магнитные свойства системы нанонитей определяются обменными взаимодействиями между соседними нитями. Импульсное осаждение ZnO из водных растворов Zn(N02)2 приводит как к осаждению оксида цинка в поры оксида алюминия, так и к формированию пластинчатых кристаллов на поверхности пленки. При этом нанонити оксида цинка состоят из нанокристаллов размером 5-10 нм.

11

11