Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет

имени Д. И. Менделеева»

На правах рукописи

Шулин Сергей Станиславович

РАЗДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ГРУППЫ СМЕСЯМИ ЭКСТРАГЕНТОВ ИЗ НИТРАТНЫХ

СРЕД

05.17.02 - Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор химических наук, профессор

Чижевская Светлана Владимировна

Москва - 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 5

Глава 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	 9

1.1	 Минеральные источники РЗЭ	 9

1.2	 Производство и потребление РЗЭ-продукции	 1 1

1.3	 Применение РЗЭ среднетяжелой группы	 1 5

1.4	 Разделение РЗЭ жидкостной экстракцией	 19

1.5.1	 Отделение Y	 2 3

1.5.2	 Экстракционное разделение РЗЭ средней группы	 2 5

1.5.3	 Экстракция синергетными смесями на основе Aliquat®336 - ТБФ	 2 8

1.5.4	 Новые виды экстрагентов для разделения РЗЭ среднетяжелой группы	 3 0

1.6	 Промышленные варианты схем разделения РЗЭ среднетяжелой группы	 3 1

1.7	 Выбор промышленного оборудования для разделения РЗЭ методом жидкостной экстракции	 3 5

1.8	 Виды промывки предельно насыщенного экстракта в полном противоточном каскаде.. 36

ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	 39

2.1	 Характеристики исходных концентратов, растворов и реагентов	 39

2.2	 Приборы и оборудование	 41

2.3	 Методики проведения экспериментов	 43

ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	 46

3.1	 Экстракция РЗЭ средней группы смесями Aliquat®336 - ТБФ	 46

3.1.1	 Влияние кислотности среды на разделение РЗЭ средней группы изомолярными смесями Aliquat®336 - ТБФ	 4 6

3.1.2	 Влияние pH среды на насыщение изомолярных смесей Aliquat®336 - ТБФ при экстракции средней группы РЗЭ	 4 8

3.1.3	 Разделение РЗЭ СТГ синергетными смесями Aliquat®336 - ТБФ	 4 9

3.1.4	 Определение основных технологических параметров разделения СТГ смесями

Aliquat®336 - ТБФ	 52

Заключение по разделу 3.1	 56

3.2 Экстракция СТГ смесями Versatic®10 - ТБФ	 56

3.2.1	 Обоснование концентрации экстрагента. Влияние степени омыления Versatic®10 на разделение РЗЭ	 56

3.2.2	 Влияние различных факторов на экстракцию СТГ Versatic®10	 58

3.2.2.1	 Влияние концентрация ZTR2O3 в исходном растворе	 58

3.2.2.2	 Влияние кислотности исходного раствора	 59

3.2.3	 Экстракция СТГ изомолярными смесями Versatic®10 - ТБФ	 6 0

Заключение по разделу 3.2	 63

3.3	 Экстракция СТГ смесями Cyanex®572 - ТБФ	 63

3.3.1	 Обоснование условий проведения экстракции СТГ	 63

3.3.2	 Определение порядка экстрагируемости РЗЭ 1М Cyanex®572	 65

3.3.3	 Влияние избытка HNO3 в исходном растворе на разделение РЗЭ СТГ с помощью Cyanex®572	 66

3.3.4	 Определение оптимальной концентрации Cyanex®572	 68

3.3.5	 Реэкстракция РЗЭ СТГ при промывке насыщенного экстракта Cyanex®572	 70

Заключение по разделу 3.3	 76

3.4	Разделение СТГ, выделенной из апатитового концентрата«(Sm-Y)С-98», смесями Cyanex®572 - ТБФ	 7 6

3.4.1	 Реэкстракция РЗЭ СТГ из насыщенной смеси 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ	 79

3.4.2	 Разделение концентратов производства ОАО «Соликамский магниевый завод» и «АКРОН» смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ	 8 0

3.4.3	 Поведение СТГ в составе экстракта 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ при промывке его азотной кислотой	 8 5

3.4.3.1	 Влияние концентрации HNO3 в промывном растворе на степень извлечения

ZTR2O3 или индивидуальных РЗЭ	 8 5

3.4.3.2	 Влияние концентрации HNO3 на коэффициенты разделения соседних пар РЗЭ в процессе промывки насыщенного экстракта 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ	 8 7

3.4.3.3	 Влияние концентрации HNO3 на разделение РЗЭ смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ при моделировании промывной части противоточного каскада	 8 8

3.4.4	 Разделение средней группы РЗЭ, выделенной из концентрата СТГ производства

ОАО «Соликамский магниевый завод», смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ	 91

3.4.5	 Влияние pH на разделение по линиям Eu/Sm, Gd/Eu и Gd/Eu в системе

Cyanex®572-ТБ Ф-Ln(NOз)з	 92

3.4.6	 Влияние pH исходного раствора на насыщение изомолярных смесей

Cyanex®572 - ТБФ	 9 3

3.4.7	Кинетика экстракции СТР смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ	 95

3.5	 Возможные технологические решения при экстракционном разделении концентратов СТГ отечественного производства из нитратных сред	 9	7

3.6	 Испытания разделения РЗЭ СТГ на каскадах центробежных экстракторов	 1 0 1

3.6.1	 Разделение концентрата РЗЭ, выделенного из лопаритового концентрата, по линии Tb/Gd смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ с использованием промывки по схеме рефлакс-процесса	 1 0 1

3.6.1.1	 Каскад №1 с промывкой по схеме рефлакс-процесса	 1 0 1

3.6.1.2	 Каскад № 2 с промывкой по схеме рефлакс-процесса	 1 0 5

3.6.2	 Разделение СТГ по линии Dy/Tb смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ и промывкой азотной кислотой	 1 0 8

3.6.3	 Разделение концентрата РЗЭ среднетяжелой группы по линии Eu/Sm смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ и промывкой азотной кислотой	 1 0 9

3.6.4	 Разделение концентрата РЗЭ средней группы по линии Eu/Sm смесью 1М Cyanex®572 - 0.37М ТБФ и промывкой по схеме рефлакс-процесса	 112

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 114

Список сокращений и условных	обозначений	 115

Список литературы	 1 1 6

Приложение А	 128

Приложение Б	 130

Благодарности	 132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	НапримереотечественныхконцентратовРЗЭСТГвыделенныхизлопаритовогоиапатитовогоконцентратовобоснованаиизученацелесообразностьприменениянаразныхэтапахэкстракционногоразделенияРЗЭСТГизазотнокислыхрастворовсмесейрядановыхпромышленновыпускаемыхэкстрагентовразныхклассовсТБФОпределеныпоказателиэкстракционногоразделения

	УстановленочтонаиболеевысокиезначениякоэффициентовразделенияРЗЭсреднейгруппыполинииприэкстракцииизрастворовсрНиРЗЭСТГприэкстракцииизрастворовсрНполиниямобеспечиваетсмесьТБФсоставасоответственноаприразделенииполиниямисмесьТБФсоставаисоответственно

	ПоказаночторазделениеРЗЭСТГспомощьюбездобавокТБФвозможнополиниямиДобавкиТБФприводяткснижениюкоэффициентовразделенияповсемлиниямкромекоэффициентаразделенияполинииНайденысоставысмесейТБФдлявыделенияизконцентратаРЗЭСТГвсоставеапатитовогоконцентрата

	УстановленочтообладаетвысокимипоказателямиразделенияполиниямПоказаночтодобавкаТБФкМвколичественепревышающемМувеличиваетвдвоеемкостьэкстрагентапринесущественномснижениикоэффициентовразделенияПредложенрежимпромывкинасыщенныхэкстрактовМиММТБФвкаскадеразделенияразбавленнойпоэффективностипревосходящийпромывкупосхемерефлакспроцесса

	РезультатылабораторныхисследованийподтвержденыопытнопромышленнымииспытаниямипредлагаемыхвариантовразделенияРЗЭнакаскадахцентробежныхэкстракторовОтработанырежимыразделенияполиниямПредложенывариантысхемразделенияконцентратаРЗЭСТГвсоставеизлопаритовогоиапатитовогоконцентратовсполучениемиконцентратасодержащегои

ПолученыобразцысодержащиемассосновноговеществаатакжеконцентратРЗЭсреднейгруппысодержащиймасстяжелыхРЗЭ

6

6