## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

### ОВСЯНИК АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА

## На правах рукопису

## УДК 628.3:676.088

РОЗРОБКА  КОМПЛЕКСНОЇ  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ

ТЕХНОЛОГІЇ  УТИЛІЗАЦІЇ ВОЛОКНОМІСТКИХ ВІДХОДІВ

В КАРТОННО-ПАПЕРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

21.06.01 – Екологічна безпека

### Дисертація

на здобуття наукового ступеня

## кандидата технічних наук

## Науковий керівник

к.х.н., доцент Гомеля М.Д.

КИЇВ - 2003

З М І С Т

Вступ	5

РОЗДІЛ 1. Сучасні методи виділення та утилізації волокномістких

відходів виробництва паперу та картону	9

1.1.Вміст волокнистих матеріалів у стічних водах	9

1.2.Відділення осадів відстоюванням	13

1.3. Відділення твердих домішок фільтруванням	16

1.4. Відділення твердих домішок флотацією	19

1.5. Вплив коагулянтів на процеси відділення завислих

домішок 	21

1.6. Застосування флокуляції для видалення змулених

речовин		26

1.7. Вплив сорбентів на видалення осадів	30

1.8. Утилізація осадів	31

Висновки до розділу 1		34

РОЗДІЛ 2. Об'єкти та методи досліджень	36

2.1. Виділення волокнистих матеріалів	36

2.2. Виготовлення зразків паперу з використанням волокномістких відходів	41

2.3. Виготовлення гіпсомістких виробів	41

2.4. Синтез гідроксохлоридів алюмінію	41

2.5. Синтез флокулянтів	43

РОЗДІЛ 3. Інтенсифікація процесів відділення та зневоднення волокно-містких осадів при виробництві паперу та картону	47

3.1. Вплив реакції середовища на ефективність відділення

осадів		48

3.2. Визначення оптимальних доз коагулянтів при відстою-

ванні волокномістких осадів	56

3.3. Застосування флокулянтів для інтенсифікації

процесів відстоювання осадів	66

3.4. Залежність концентрації осадів, процесів їх зневоднення фільтруванням від характеристик стічних вод та використаних реагентів	72

3.5. Використання магніто-сорбційного методу для видален-

ня осадів з стічних вод виробництва паперу та картону	82

3.6. Видалення змулених речовин  методом флотації	88

3.7. Техніко-економічна оцінка застосування локальних систем уловлювання волокна з оборотних вод виробництва паперу та картону		96

3.7.1. Витрати на забір води, виділення та утилізацію скопу по проектному варіанту	96

3.7.2. Витрати на забір води, видалення та утилізацію скопу при застосуванні реагентів	98

Висновки до розділу 3		102

РОЗДІЛ 4. УТИЛІЗАЦІЯ СКОПУ	104

4.1. Вплив скопу на  папероутворюючі  властивості  паперової маси		104

4.2. Вивчення  впливу  реагентів  на  процес  фільтрування

скопу		109

4.3. Використання скопу для виготовлення гіпсомістких

виробів		117

4.4. Отримання коагулянтів та флокулянтів	118

4.4.1. Розробка нових методів отримання коагулянтів	120

4.4.2. Отримання нових флокулянтів	123

4.5. Технологія відстоювання осадів та переробки скопу з використанням нових реагентів	130

Висновки до розділу 4		133

ВИСНОВКИ	......................................................................134

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................135

ДОДАТКИ			......................................................................149

### ВСТУП

Актуальність роботи. Целюлозно-паперова промисловість відноситься до найбільших споживачів деревини та чистої води. Значна кількість волокнистих матеріалів виводиться з технологічного процесу із стічними водами і, відділяючись на локальних очисних спорудах чи  на очисних спорудах підприємства, направляється на захоронення. Як правило, волокномісткі осади відносяться до важкозневоджуваних і тому, в більшості випадків, під їх розміщення відводяться мулові майданчики, які займають великі площі родючих грунтів. Крім того, значні площі займають полігони для захоронення цих твердих відходів. Такий спосіб переробки відходів на сьогодні не може задовольняти, оскільки допустимий поріг по асиміляції промислових та побутових відходів на нашій планеті вже давно перевищено. Крім того, при таких підходах втрачається значна кількість цінної волокнистої сировини, яка є особливо дефіцитною на Україні.

Обмеженість запасів деревини вимагає повторного використання паперу шляхом переробки макулатури. Переробка макулатури та використання 1 т вторинного волокна економить біля 4,5 м3 деревини [1-4]. Саме через це в Україні, де відсутні значні запаси деревини і немає виробництва товарної целюлози, ступінь використання макулатури найбільш високий не тільки у Європі, але й в світі. При цьому кратність використання макулатури на Україні одна із найвищих у світі, а це призводить до значного погіршення папероутворюючих властивостей макулатурної маси і до збільшення об’ємів волокномістких відходів. Не дивлячись на те, що в світовій практиці розроблено ряд підходів, що забезпечують ефективне використання макулатури у виробництві та утилізацію волокномістких відходів на Україні ці проблеми до кінця не вирішені і потребують детального вивчення  та розробки нових наукових та технічних рішень. Актуальним є вирішення проблем по інтенсифікації процесів відстоювання волокномістких осадів із зворотних вод, забезпечення необхідної якості продукції при вторинному використанні

уловлених осадів, утилізації волокномістких відходів непридатних для вторинного використання.

Звя’зок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов’язана з науково-технічною програмою “Екологічно чисті процеси знешкодження та утилізації відходів”, з темою “Створення нових коагулянтів та флокулянтів для ресурсозберігаючих технологій очищення води, та утилізації відходів” Міністерства освіти і науки України.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у визначенні впливу дисперсної фази та дисперсійного середовища, реагентів на процеси відстоювання волокномістких осадів із зворотних вод виробництва паперу та картону, розробці технічних рішень по скороченню об’ємів твердих відходів даних виробництв, створенню ефективної технології утилізації осадів непридатних для вторинного використання.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:

- дослідження процесів відстоювання волокномістких осадів та визначення умов їх інтенсифікації, визначення впливу дисперсної фази, реагентів на ефективність процесів;

- вивчення процесів відділення дрібноволокнистих домішок методом електрофлотації;

- визначення ефективності реагентів при відділенні та обезводненні фільтруванням волокномістких осадів;

- розробка нових методів отримання перспективних коагулянтів та флокулянтів, модифікації доступних флокулянтів для підвищення їх ефективності ;

- дослідження впливу скопу на папероутворюючі властивості паперової маси, визначення впливу реагентів на фізико-механічні показники паперу, визначення оптимальних співвідношень реагентів і скопу в паперовій масі.

- вивчення процесів зневоднення скопу, визначення впливу коагулянтів та флокулянтів на інтенсифікацію даних процесів, впливу скопу на характеристики гіпсоволокна.

Об’єкт дослідження – зворотні води, волкномісткі осади та зразки макулатурної маси з ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат”, модельні розчини та суспензії.

Предмет дослідження – процеси уловлювання осадів відстоюванням, флотацією та фільтруванням, освітлення води, формування паперу та картону, зневоднення скопу, синтез коагулянтів та флокулянтів, оцінки фізико-механічних показників паперу, отримання гіпсоволокнистих матеріалів.

Методи дослідження  . При використанні досліджень в даній роботі були використані методи інфрачервоної спектрометрії, спектрофотометричний, потенціометричний та хімічний методи ідентифікації речовин та аналізу якості води, та фізико-механічні  методи оцінки якості паперу та гіпсоволокнистих зразків, математичні методи обробки отриманих експериментальних даних.

Наукова новизна одержаних результатів:

- визначено та порівняно вплив різноманітних коагулянтів та флокулянтів, реакції середовища, складу дисперсної фази на інтенсивність процесів відстоювання волокномістких осадів та їх властивості;

- вивчено вплив гідроксохлоридів та гідроксосульфатів алюмінію, синтезованих новими методами із сульфату алюмінію та основних реагентів, на процеси відстоювання волокномістких осадів із зворотних вод виробництва паперу та картону;

-  розроблено нові флокулянти та визначено їх ефективність при інтенси-фікації процесів відділення скопу із зворотних вод, вивчено їх вплив на характеристики скопу;

- досягнуто суттєвого скорочення витрат реагентів та підвищення ефективності освітлення води при застосуванні двохстадійного відділення осаду та при застосуванні методу флотації;

- вперше застосовано та визначено ефективність магніто-сорбційного методу при відділені осадів із зворотних вод виробництва картону та паперу  при глибокому освітленні води;

- визначено вплив скопу, коагулянтів та флокулянтів на папероутворюючі властивості макулатурної маси, визначено вплив нових коагулянтів та флокулянтів на процеси зневоднення скопу.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методи обробки зворотних вод виробництва паперу та картону, що забезпечують інтенсифікацію процесів відділення волокномістких осадів на локальних очисних спорудах та підвищення ефективності освітлення зворотних вод. Визначено умови зменшення об’ємів твердих відходів у виробництвах паперу та картону при повторному використанні скопу. Розроблено методи ефективного зневоднення осадів непридатних для повторного використання, отримання з них теплоізоляційних матеріалів.

Особистий внесок здобувача. Критичний огляд літератури та аналіз стану проблеми в вибраній галузі повністю виконаний співшукачем. Вибраний напрямок досліджень, методи та методики погоджені з керівником дисертації. Основні експериментальні дані по процесах відділення скопу, оцінки ефективності коагулянтів та флокулянтів, фізико-механічних показниках паперу та картону з додаванням скопу отримані безпосередньо автором. Використані в дослідженнях експериментальні установки виготовлені автором разом із співробітниками кафедри екології та технології рослинних полімерів НТУУ “КПІ”.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідались на Маріупольській екологічній конференції “Экология промышленного города” (вересень 1997, м. Маріуполь), на семінарі “Экология воды и здоровье человека“ (червень 1996, м. Ялта), Міжнародній науково-технічній студентській конференції (березень 1998, м.Львів), Шостій Міжнародній науково-технічній конференції Пап-Фор 2000 (вересень 2000, м. Санкт-Петербург).

Публікації. Зміст дисертаційної роботи викладено в 14 друкованих працях. По темі дисертації отримано два патенти України.

Структура дисертації. Дисертація включає: вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота викладена на 156 сторінках , включаючи 49 таблиць, 23 рисунки, 4 додатки. Об’єм бібліографії – 134 джерела.

ВИСНОВКИ

1. Вивчено вплив реакції середовища на процеси відстоювання та зневоднення волокнистих осадів. Встановлено, що процеси прискорюються при рН<6 та рН>11.

2. Визначено вплив коагулянтів, флокулянтів, їх композицій на відстоювання волокномістких осадів, процеси зневоднення при фільтруванні. Показано, що їх ефективність залежить від характеристик зворотної води, типів та доз реагентів. Для коагулянтів ефективні дози складають 30-200 мг/л, для флокулянтів 2-10 мг/л.

3. Показано, що при уловлюванні волокна із зворотних вод методом флотації ефективні дози реагентів знижуються на 30 – 70 % при зниженні тривалості процесу 5-6 разів. Більш ефективною є безперервна флотація в порівнянні з періодичним процесом.

4. Вперше використано сорбційний матеріал з магнітними характеристиками для освітлення зворотних вод. Показано, що ефективність процесу зростає при застосуванні магнетиту разом із флокулянтами (залишкова  С зм.р. < 50 мг/г при дозах ПЕІ 2-5 мг/ л).

5. Розроблено новий спосіб отримання гідроксохлоридів та гідроксосульфатів алюмінію на основі сульфату алюмінію, оксидів та карбонатів кальцію та магнію. Показано, що ефективні дози  отриманих гідроксохлоридів та гідроксосульфатів алюмінію складають 20-70 мг/л по Al2O3 при освітленні зворотних вод.

6. Синтезовано нові флокулянти поліконденсацією диетилентриаміну та епіхлоргідрину, які по своїй ефективності переважають такі відомі реагенти як ВПК-402, "водамін" і наближаються до ПЕІ.

7. Встановлено, що повторне використання скопу при виробництві картону призводить до зниження фізико-механічних показників паперу. Максимальний вміст скопу не повинен перевищувати 10%. Кращі фізико-механічні показники паперу можна отримати при обробці використаного скопу флокулянтами при дозах 5 – 10 мг/г від сухої маси .

8. Показано, що при зневодненні скопу методом  фільтрування, коагулянти та флокулянти підвищують ефективність процесу. Визначено, що Перкол 455 в дозах 2-5 мг/г сухої речовини знижує питомий опор фільтруванню в 5-64 рази.

9. Встановлено що при застосуванні скопу без попереднього зневоднення для отримання гіпсоволокнистих виробів, їх питома вага знижується  в 2-5 разів і досягає 0,244 г/см 3.

10. Розроблено комплексну ресурсозберігаючу технологію очищення зворотних вод та утилізації скопу при виробництві паперу та картону, що включає двохстадійне очищення води з використанням коагулянтів та флокулянтів, проведено техніко-екологічну оцінку запропонованих рішень і показано доцільність впровадження розробленої технології.

11. Створені нові флокулянти, синтезовані по нових методиках коагулянти, а також технологія уловлювання та зневоднення осадів були апробовані на ВАТ “Київський картонно-паперовий комбінат ”, де забезпечили високу ефективність процесів.

## CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Свительский В.П., Макаренко А.А., Литвак Э.Л. Использование макулатуры на картонно-бумажных предприятиях Украины / Бумажная промышленность, 1991. - №8-9. - С.3-4.

- Лозовик Н.Т., Потапенко А.П. Важнейший источник сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. / Бумажная промышленность, 1991. - №8-9. - С.4-6.

- Власов В.П. Увеличение использования макулатуры в производстве бумаги и картона: проблемы и перспективы / Бумажная промишленность, 1990. - №7. - С.1-3.

- Примаков С.Ф., Барбаш В.А., Шутько А.П. Технология бумаги и картона : Учебное пособие для вузов. - М.: Экология, 1996.- 304 с.

- Шалатонова Г.К. Основные показатели загрязненности сточных вод по ступеням очистки при производстве картона из макулатуры / Совершенствование технологии и оборудования по переработке макулатуры. - К.: УкрНИИБ, 1989. -  С.108-113.

- Изменение состава сточных вод по ступеням биологической очистки при производстве картона из 100% макулатуры / Г.К.Шалатонова, В.П. Свительский,  В.О.Воловенко,  А.М.Мирошник. - Там же. - С.114-119.

- Заморуев Б.М. Использование воды в целлюлозно-бумажном производстве. - М.: Лесная промышленность, 1969. - 216 с.

- Изучение состава сточных вод картонного производства на основе  макулатурного сырья / В.А. Панова, Н.Н. Мельникова, Л.А. Бажанова, Ю.Ю. Лурье // Физико-химические методы в технологиях очистки промышленных сточных вод. - М..: ВНИИ ВОДГЕО, 1987.- С. 60-63.

- Применение бентонитовых глин для очистки сточных вод /Свительский В.П., Омецинский Б.Ф., Тарасевич Ю.И., и др./ Химия и технология воды, 1981. - 3, №4, - С.374 - 377.

- Bottges A., Schultz M.Z., Krause F. Analise wasser Coslicher Holzsduliffund Zellstofbest-andteill. - Das papier, 1978. -  S. 39-45.

- Grumwald H., Hogrebe B., Geest C. Von der. Pnex №20 uu 25 88p. Uniweltrelevante.

- Спиридонов В.А., Мороз В.Н., Свительский В.П. Совершенствование процесса переработки макулатуры / Совершенствование технологии и оборудования по переработке макулатуры. - К.: УкрНИИБ, 1989. -  С.6-12.

- Ковба В.А., Погромский Ю.К. Принципы выбора схем и аппаратурное оформление внутрицеховой очистки сточных вод предприятий по переработке  макулатуры / Там же. - С. 101-108.

- Апухтина Л.Л., Кавалева А.А., Ломова М.А. Анализ сточных вод  целлюлозно-бумажной промышленности. - М., 1966. - 66 с.

- Опыт использования осветлителей со взвешенным слоем осадка для очистки волокносодержащих сточных вод ЦБП. /Г.А.Романов, А.Е. Передня, В.Ф. Шебеченко, Н.С.Усова // Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП. - М.: ВНИИБ, 1982. - С.31-36.

- Шапченко В.М. Исследование теоретических закономерностей процесса очистки сточных вод бумажно-картонного производства методом контактной коагуляции / Там же. - С.23-31.

- Романов Г.А., Гляденов С.Н. К вопросу изучения процесса осветления во взвешенном слое осадка / Водопользование, очистка сточных вод и утилизация осадков. - Л.: ВНПОбумпром, 1979. - С.36-42.

- Кургаев Е.Ф. Основы теории и расчета осветлителей. - М., 1962. - 164 с.

- Романов Г.А., Гляденов С.Н., Усова Н.С. Принципы проектирования и работы осветлителей со взвешенным слоем осадка для очистки волокносодержащих сточных вод ЦБП / Водопользование и очистка производственных сточных вод". - Л., ВНИИБ, 1978. - С.16-20.

- Романов Г.А., Езерский А.И., Смирнов Ю.М. Очистка природной воды в осветлителях со взвешенным фильтром / Проблемы производства полуфабрикатов и очистка сточных вод предприятий ЦБП. - М.:  ВНИИБ, 1975. - С. 182-193.

- Романов Г.А., Семенов В.П. Механическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. - М.: Лесная пром-ть, 1985. - 112 с.

- Никитин Я.В., Поляков С.И. Использование воды на целлюлозно-бумажных предприятиях. М.: Лесная пром-сть, 1985. - 208 с.

- Иванов В.Г., Семенов В.П., Симонов Ю.М. Применение тонкослойных отстойников в  целлюлозно-бумажной промышленности.- М.: Лесная промышленность, 1989 . - 176 с.

- Larson C. -E., Lindberg A. Veretikalsedimentering vid vattenrening. - Svensk Papperstidning.- 1967. -70, №18,-p,582-584.

- DSM screens far fibre recovery. T Jndian Pulp and Paper. - 1969.-24,№ 18,-p,255.

- Дмитриевская Е.С. Фильтры с плавающей загрузкой для доочистки биологически очищенных сточных вод / Бумажная промышленность, 1990. - №5. - С.29-30.

- Применение фильтров с плавающей загрузкой / Е.Л.Андреев, Н.А.Губинов, П.И.Томов, Е.С.Дмитриевская / Бумажная промишленность, 1991. - №6-7. - С.15.

- Зименков В.В., Павлов С.М. Опыт использования фильтра с плавающей загрузкой /  Бумажная промишленность. - 1991. - №4. - С.24-25.

- Дмитриевская Е.С. Определение параметров фильтров с плавающей загрузкой для доочистки сточных вод / Бумажная промишленность, 1991. - №1. - С.29-30.

- Журба М.Г., Гироль Н.Н. Расчет многоярусных фильтров с плавающей загрузкой / Сб. "Санитарная техника". Вып.ХV. Киев, "Будівельник", 1975. - С.160-166.

- Гольман А.М. Особенности применения флотации для извлечения растворенных и тонкодиспергированных в жидкости веществ. - В сб.: Флотационные методы извлечения ценных компонентов из растворов и очистки сточных вод. М., изд. ВНИИБа, 1972. -с.7-13.

- Пушкарев В.В., Трофимов Д.И. Физико-химические особенности очистки сточных вод от ПАВ. М., 1975. -144с.

- Исследование очистки сточных вод и напорной флотации шлам-лигнина с использованием активной кремнекислоты / В.К.Самров, Н.И.Надежина, А.Ф.Рабинович и др. -В кн.: Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП: Сб. Трудов ВНИИБа. М., 1982. -с.46-50.

- Отделение шлам-лигнина от обесцвеченой сточной воды сульфатцел-люлезного производства с помощью высокомолекулярных реагентов в режиме пенной сепарации / Н.И.Легина, Н.В.Запевалов, В.П.Семенов и др. -Там же. -с.50-55.

- Removal of Zignin from Water by Precipitate Flotation / My Hao Wang and Co // Journal of the Enviconmental engineering division, 1974. -100, №EE3. -p.628-639.

- А.С. №607786 СССР, МКИ C 02 F 1/24. Способ очистки сточных вод сульфатно-целлюлозного производства / В.П.Семенов, М.М.Крунчак, Н.И.Легина. Опубл. 01.08.76.

- А.с. №1375566 СССР. МКИ С 02 F 1/24. Способ очистки сточных  вод сульфатно-целлюлозного производства / С.С.Тимофеева, Г.Д.Русецкая, В.Д.Семенова и др. Опубл. в Бюлл. №7, 1988.

- Христова Е., Иванова Н., Вълчев В.Н. Улучшение показателей волокнистой массы, получаемой из макулатуры флотационным методом. / Бумажная промышленность. 1990. -№3. -с.16-17.

- Pav Z., Setewlik V., Lejnaz Z. Nove flotacni zarizeni na cisteni papirenskych odpadnich vod-sonoflot.-Papir a Celulosa -1965. -20, № 9. -p. 243-247.

- Ситтиг М. Защита окружающей среды в целлюлозно-бумажной промыш-ленности / Пер. с англ. Б.М.Гуткина. - М.: Лесная пром-сть, 1981. - 280 с.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов целлюлозно-бумажного производства / В.Ф.Максимов, И.В.Вольф, О.И.Яковлева, Н.И.Ткаченко. - М.: Лесная пром-сть, 1969, - Т.1. - 304 с.

- Опыт эксплуатации флотационной установки Supracell в системе очистки оборотных вод / И.П.Щепин, А.К.Соломаха, А.Н.Неверович, М.Н.Смирнов. - Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1996. - №5-6. - С.28-30.

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. -Л.: Химия., 1987. -208 с.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов / В.Ф. Максимов, И.В. Вольф, Т.А. Винокуров и др.- М.: " Лесн. пром-сть", 1989,- 416 с.

- Свительский В.П., Ковба В.А., Стабилизация загрязненности водопотоков в системах оборотного водоснабжения производства картона из макулатуры. - Бумажная промышленность, 1991. - №11.- С. 19-20.

- Донцов А.З., Крупина И.И. Эффективный и дешевый коагулянт для водоподготовки /Бумажная промышленность.- 1988. -№12, -С. 13-16.

- Проскуряков В.А., Шмидт Л.А. Очистка сточных вод в химической промышленности. - Л. - Химия, 1977. -  103 с.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов / В.Ф. Максимов, И.В. Вольф, Л.Н. Григорьев и др. - М.:Лесная промышленность, 1981. – 324 с.

- Омецинский Б.Ф., Литвинова С.Т., Свительский В.П. Контроль коагуляции взвешенных частиц сточных вод производства переработки макулатуры. Новое в технологии, контроле и автоматизации целлюлозно-бумажного производства. - Тр. УкрНИИ целлюлоз.-бум. пром-сти, 1974, №17. - С.82-86.

- Потанина В.А., Мясников И.Н., Сурова Л.М., Физико-механическая очистка сточных вод оксихлоридом алюминия /Водоснабжение и санитарная техника, 1988. -№10. -с. 22-24.

- Апельцина Е.М., Рейзин Б,Л., Ловцов С.Е. Расчетный метод определения коррозионной активности воды при ее обработке коагулянтами // Экспресс-информ. ВНИИС. Сер. Инженерное обеспечение объектов строительства, 1985. - Вып. 2.

- Рейзин Б.Л., Апельцина Е.М., Ловцов С.Е.. Оценка влияния коагулянтов на коррозионную активность воды // Экспресс-информ. Минжилкомхоза РСФСР. Сер. Защита металлических сооружений от коррозии, 1983. - Вып. 5. -№5.

- Погребняк Н.С., Соломенцева И. М., Панченко Л. И. Замена сернокислого алюминия его основной солью в производстве клееных видов бумаги и картона. Бумажная промышленность, 1990. -№4. - С.12.

- Шутько А. П., Кваско В.Н. Применение гидроксохлоридов алюминия/ Бумажная промышленность, 1986. - №9. - С.21-22.

- А. с. 1798321, Россия, МКИ С 02 F 1/52. Способ очистки мутных и цветных вод / С.Н.Линевич, Е.В.Вильсон. Опубл. 28.02.98 г.

- Копылов В.А. Очистка сточных вод и уплотнение осадков целлюлозно-бумажного производства. М.: Лесная пром-сть, 1983. - 176 с.

- Королев А.А., Красовский Г.Н. Гигиеническое обоснование допустимого остаточного количества в питьевой воде нового реагента оксихлорида алюминия // Гигиена и санитария, 1978. - № 4.

- Никитин Я.В., Поляков С.И. Использование воды на целлюлозно-бумажных предприятиях. М.: Лесная пром-сть, 1985. - 208 с.

- Герасименко Н.Г., Соломенцева И.М., Запольский А.К. Роль электрокине-тических свойств  продуктов гидролиза основных солей алюминия при водоочистке / Химия и технология воды. - 1988.-10,№4.- с.329 - 332.

- Beckhaus H.Erfahrungen mit dem Flockungsmittel Ferri-Flock bei der Reinigung des Abwassers einer Feinpapierfabrik.-Wocheblatt fur Papierfabrikation. -1969. -97,№8,-p. 291-297.

- А.с. 2049735, Россия,  МКИ С 02 F 1/58. Способ очистки промышленных сточных вод / Л.М.Делицын, А.С.Власов, Л.В.Делицына, Р.П.Тель. Опубл. 10.12.95 г.

- А. с. 2039711, Россия, МКИ С 02 F 1/52. Способ получения коагулянта / В.И.Захаров, В.И.Петрова. Опубл. 20.07.95 г.

- Сафиев Х., Гладушко В.И., Запольский А.К. Производство смешанного алюминиево-железного коагулянта из высокожелезистых гиббситовых бокситов//Химическая технология, 1979. - №4. - С.12-14.

- Синтетические высокомолекулярные флокулянты для кондиционирования  шлам-лигнина/ Р.М. Троицкая, В.И.Южин, Ю.И. Черноусов, Р. Ферстер // Бумажная промышленность. - 1990. - № 7.- с.18 - 19.

- Лапин В.В., Ионова О.И., Суворова Л.А. Взаимодействие продуктов гидролиза сульфата алюминия с полиакриламидом / Химия и технология воды. - 1990. - 12,№8. - С.718-720,726.

- Об эффективности использования вспомогательных веществ /В.Р. Нмсараева, А.В. Суханова О.Н. Королева, Р.А. Нарымская и др.// Бумажная промышленность, 1990. -№4. -с. 13-14.

- Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами. М., Наука, 1977, -355 с.

- Чернобережский А.Ю., Симонов С.С., Семенов В.П. Влияние катионак-тивного флокулянта на осветление сточных вод бумажной фабрики/Бумажная промышленность, 1986. - №8. - С.15-16.

- Заявка 2211180А Великобритания, МКИ С02F 1/150. Improvements in orrelating treatment. Owen David Malcolm. Опубл. 28.06.89.

- Свительский В.П., Мильштейн А.Д., Полевая В.И. Особенности применения флокулянтов при интенсификации водооборота /Бумажная промышленность, 1991. - № 8-9, - С.37-39.

- Как ускорить осветление  варочных растворов / В. Г. Цмыг, М.П. Музыченко, М.И. Селюжицкий, С.И. Коростелев/ Бумажная промышленность, - 1988. - №12. – С.4-6.

- Чернобережский А.Ю., Коровин Л.К., Бейм А.М. Токсикологическая оценка флокулянта ВПК-402 для очистки сточных вод./ Бумажная промышленность, 1990. -№9.- С.14

- Токсичность сточных вод, очищенных флокулянтом ВПК-402 / А.М.Бейм, Л.М.Бресткина, М.И.Мизандронцев и др. // Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1995. - №1-2. - С.36-38.

- Применение флокулянтов при подготовке осадков сточных вод к обезвоживанию / Л.П. Анисимова, В. И. Южин, С. С. Быкова, Н.В. Вдовина / Бумажная промышленность. - 1989, -№ 1.-с. 19-20.

- Патент 663202, Швейцария, МКИ С 02 F 1/56. Verfahren und Anordnung zur Reiniqung des Ruckwassers von Deiking/Anlagen W. Matzkt, H. Mavr. Опубл. 30.11.87.

- А.с. 1411297, СССР, МКИ С 02 F 1/56. Способ очистки воды от взвешенных веществ/Т.Абдуллаев, М. А. Хакимова, Ф.А.Артыков и др. Опубл. 23.07.88.

- Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984. - 200 с.

- Горбачев Е.А., Васильев В.С. Исследования новых флокулянтов для водоподготовки /Изв. вузов. Строительство. 1997 - № 8. - С. 87-89.

- Богданович Н.И., Черноусов Ю.И. Сорбционные  методы очистки сточных вод. Проблемы и  перспективы /Бумажная  промышленность.- 1989. -№10.- С. 20-21.

- Лауфман М., Шнайдер Р., Шейтхауэр Т. Призводство бумаги без содержания древесной массы, в щелочной среде с применением измельченного природного карбоната кальция / Шестая международная научно-техническая конференция РАР-FOR 2000. Пленарные доклады. Санкт-Петербург. – 2000.- С. 122-142.

- Manjunath D.L., Kumar P., Mehrotra Y. Decolonrization of pulp and paper mill wastewater using alum and clay//Environ. Technol. Lett., 1984. - 5,№11. - P.483-496.

- Снижение загрязненности оборотных и сточных вод при использовании бентонита в качестве сорбента и наполнителя бумаги / Ю.И. Тарасович, А.0. Оразмурадов, В.М. Коврижкин и др.//. Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции. Сб. научн. тр. УкрНПОбумпром. - К.: 1987. -с. 49-53.

- Франц Руф. Разнообразные возможности применения бентонита в бумажной массе и покровном слое / Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1996. - №3-4. - С.28-29.

- АлленД.М., ОбертойферД.А. Применение магнитных фильтров для очистки избыточных ливневых стоков /Советско-американский симпозиум по обработке сточных вод в сооружениях физико-механической очистки /США, г. Цинциннати, 5-6 апреля 1977/ М.: 1977. - с. 168-213.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Богданов А.В. Новый реагент для очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности / Проблемы охраны природы. Тез. докладов к конференции. Байкальск, 1984. - С.108-109.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Шигорова Т.А. Модифицированный аэросил при очистке сточных вод целлюлозно-бумажных производств / Химия и практическое применение кремнийорганических соединений: Тез. докл. совещания. - Л., 1989. - С.170-171.

- Лапса В.X., Беткер Т.Э. Теплозвукоизоляционный строительный материал из отходов. Бумажная промышленность, 1990 . № 4.-с. 21-22.

- А. с. 1041533 СССР. Сырьевая смесь для изготовления легкого заполнителя /Т.И. Чередниченко, А.Д. Мильштейн, В.П. Свительский и др. / Опубл. в Б.И., 1983. № 34.

- Scholer M., Paff R. Herstellung von Gipsfaserplatten auf Altpapierbasis mit hohen Festigkeiten/ Holz Roh- und Werkst., 1987. - 45,№9. - Р.390.

- Митрофанов И.М., Солоницын Р.А., Фумбарев А.Г. Нетрадиционные направления использования макулатуры / Основные направления повышения эффективности использования вторичных волокнистых ресурсов в целлюлозно-бумажной промышленности. Тез. докл. Всесоюз. н.-техн. совещ., М., 1987. - С.72-77.

- Самборский Н.В., Юрлов Б.В., Ковтун О.И. Исследование влияния порошкообразного скопа на качество справочных электродов / В сб.: Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции, К.: 1987. -с. 163-168.

- Об использовании целлюлозосодержащих отходов картонно-бумажного производства для изготовления электродов с рутиловым и ильменитовым покрытием / И.К. Походня, И.Р. Явдошин, Б.В. Орлов и др. // Сварочное производство. - 1982. -№2.- с. 5-6.

- Афанасьев В.Г., Сологуб В.И. Установка для сжигания твердых горючих отходов производства и осадков сточных вод /Бумажная промышленность, 1989. -№12- с. 11-12.

- Brosser R.O., Miner R.A. Sludge handling and disposal practices in the U.S. pulp and paper industry / Pap. ja puu, 1988. - 70.№3. - P.265-274.

- Мурженко В.М., Ерохин В.Н., Дуб В.Н. Обзор существующих конструкций печей для сжигания осадков сточных вод / Химическая технология, 1979, - №3. - С.10-14.

- Новая схема сушки осадков сточных вод / С.М.Перминов, И.Б.Шкурихин, Ю.В.Котельников, А.Ф.Куфтов //Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1995. - №3-4. - С.33-34.

- Троицкая Р.М., Черноусов Ю.И., Цветкова М.В. Фазовые превращения оксида алюминия при термообработке шлам-лигнина с целью регенерации коагулянта /Химия и технология воды. -1989. -11,№1.- с. 81-82.

- Троицкая Р.М., Черноусов Ю.И., Богданович Н.И. Регенерация сульфата алюминия из зольных остатков от сжигания шлам-лигнина /Химия и технология воды, 1988. -10, №3. -с. 259-261.

- Беров М.Б., Шапченко В.М. Механизм извлечения сульфата алюминия из шлам-лигнина от химической очистки сточных вод /Новое в производстве волокнистых полуфабрикатов и очистке промышленных сточных вод /Сб. тр. ВНИИБ, вып. 70/ , - Л.: ВНИИБ, 1977. - с. 143-149.

- Епифанов Ю.В., Мацкевич Е.С. Физико-химические закономерности процессов кислотной и щелочной регенерации коагулянтов из алюминийсодержащих гидроксидных осадков. Химия и технология воды. - 1989. - 11,№6. -с. 692-695.

- Сидько Р.Я, Кержнер Б.К., Шевченко М.А. Регенерация гидроксидных шламов при очистке сточных вод от красителей /Химия и технология воды. - 1986. - 8,№3. - С.50-52.

- Ткач А.А., Сорокин В.Д. Наука и техника в городском хозяйстве. К.: Будівельник, 1977. - Вып.35. - С.18-21.

- А. с. 881007 СССР, МКИ С 02 F 1/24. Способ регенерации алюминиевого коагулянта из гидроокисных осадков природных вод / С.А.Шуберт, В.М.Любарский, И.Н.Рыбников и др. – Опубл. 23.08.79.

- Бережной В.В. Экология - технология. Бумажная промышленность, 1990. -№4.- С.26-27.

- Satonaka Seiichi, Isobe Taisuke, Kayama Tsutomu. Preparation of activated carbon with phosphoric acid from waste liquors, waste sludges and waste from deinking/Res. Bull. Coll. Exp. Forests Hakkaidoh Univ. - 1984. - 41,№2. - P.551-561.

- Effluent sludge proves useful in playnt growing. Pulp and Paper, 1971. -45,      № 4. - Р. 17.

- Удобрения из отходов производства / В.В. Долинко, А.П.Резник, С.Н. Качина и др. Бумажная промышленность, 1990. - №9.- С.10-11.

- Международный технический семинар по технологии переработки макулатуры / Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1995. - №9-10. - С.33-35.

- Свительский В.П., Ковба В.А. Проблемы очистки сточных вод и водопользования в процессах подготовки макулатурной массы и выработки продукции с ее использованием // Тезисы докладов научно-технического  совещания: Проблемы и перспективы использования макулатуры в целлюлозно-бумажной промышленности.(март 1990, г.Киев) – Киев. – 1990. – С. 34.

- Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Л.А.Кульский, И.Т.Гороновский, А.М.Когановский, М.А.Шевченко. - Ч.1. - К. : Наукова думка, 1980. - 680 с.

- Бартницкий А.Е., Клименко Н.А., Кожанов В.А. Сорбция ионных ПАВ из водных растворов на полярных сорбентах различной химической природы/Химия и технология воды,1989. - 11,№10. - С.898-901.

- Гратч Дж. Ф. Основные параметры контролирования физико-механической очистки стоков нефтеперерабатывающих заводов/ Советско-американский симпозиум по обработке сточных вод в сооружениях физико-химической очистки (США, г.Цинциннати, 5-6 апреля 1977 г.). - М.,1977, - С.214-286.

- Очистка сточных вод от сульфат-ионов с помощью извести и оксисульфата алюминия / Е.О.Сальникова, И.В.Гофенберг, Е.Н.Туранина и др. // Химия и технология воды. – 1992. – 14,№2. – С.152-157.

- Гомеля М.Д., Превер А.В., Радовенчик В.М. Вплив рН на ефективність механічної очистки стічних вод виробництва картону / Экотехнологии и  ресурсосбережение. – 1998. – №2. – С.62 – 65.

- Лапин В.В., Ионова О.И., Суворова Л.А. Взаимодействие продуктов гидролиза сульфата алюминия с полиакриламидом / Химия и технология воды. – 1990. – т.12. – № 6.- С.45-48.

- Превер А.В., Радовенчик В.М. Оценка эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства / Экотехнологии и ресурсосбережение, - 1999.- № 1. - С. 65-68.

- Гомеля Н.Д., Превер А.В., Примаков С.Ф., Радовенчик В.М. Утилизация скопа. Влияние реагентов на эффективность фильтрования скопа / Экотехнологии  и ресурсосбережение,- 1999 - № 5. -  С. 47-50.

- Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод.- М.: Стройиздат, 1988.- 256 с.

- Радовенчик В.М., Овсяник А.В., Костюк Т.В. Ефективність флокулянтів при очистці стічних вод виробництва картону / Наукові вісті НТУУ "КПІ", 1999. - №2. – С.155 – 158.

- Утилізація осадів в виробництві картону. Відстоювання та фільтрування осадів, що містять волокно / М.Д. Гомеля, Т.В. Костюк, А.В. Овсяник та ін. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. -№ 2- С. 107-112.

- Радовенчик В.М., Превер А.В., Кириченко В.А., Овсянкіна В.О. Очистка стічних вод підприємств переробки макулатури магнітно-сорбційним методом // Экотехнологии и ресурсосбережение. -2000. - №4. - С.28-32.

- Кириченко В.О., Превер А.В. Очистка стічних вод процесів переробки макулатури // Збірник док. Міжнародної науково-технічної студентської конференції. - Том II. - Львів, 1998. - С. 126-128.

- Кушка А. Н. Влияние электрокинетического потенциала ферромагнитных смесей на процесс гетерокоагуляции / Строительные материалы, изделия и санитарная техника. Респуб. межвед. н. - т. сб., Вып. 13, 1990. - С. 88 - 91.

- Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Том 6. – Чернівці: Зелена Буковина, 2000. – 376 с.

- Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств. М: Химия, 1990. – 208 с.

- Гомеля М.Д., Овсяник А.В., Примаков С.П., Радовенчик В.М. Утилізація скопу на Київському картонно-паперовому комбінаті /Сб.: Перспективные направления экологии, экономики, энергетики. - Одесса, 1999. - С.74-80.

- Шутько А. П., Басов В. П. Использование алюминийсодержащих отходов промышленных производств.-К.:Техника, 1989.-112с.

- А. с. №386843, СССР, МКИ СО1F7/56. Способ получения основного хлорида алюминия /Б. М. Щепачев, Э. А. Левицкий. Опубл.21.05.73. – Бюлл.№27.

- Патент 32873А України, МПК 6 С 01Р 7/56, С 01Р 7/60. Спосіб отримання основних хлоридів алюмінію /М.Д. Гомеля, В.М. Радовенчик, А.В. Овсяник. - №98063402; Заявл. 30.06.01; Опубл. 15.02.01, Бюл. №1. -Зс.

- Гомеля Н.Д., Овсяник А.В., Радовенчик В.М. Оценка эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства // Шестая международная научно-техническая конференция Пап-Фор 2000 ( 11-12 сентября 2000 г., г.Санкт-Петербург ), - С.-Петербург, 2000. - с.54-56.

- Определение эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства / Н.С. Куприенков, А.В. Превер, В.М. Радовенчик, Т.В. Костюк // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции "Экология промышленного города", Мариуполь, 1997. - С.76.

- Патент 33123А України, МКВ 6 С 02Р 1/56. Спосіб отримання флокулянта /М.Д. Гомеля, А.В.Превер, В.М. Радовенчик. - №98126395; Заявл.03.12.98; Опубл. 15.02.01, Бюл. №1. -4с.

- Использование флокулянтов для очистки сточных вод картонного производства / Н.Д. Гомеля, А.В. Превер, В.М. Радовенчик, Т.В. Костюк // Тезисы докладов Мариупольской экологической конференции " Экология промышленного города ", Мариуполь, 1997. - С.75-76.

- Гомеля Н.Д., Превер А.В. Разработка безотходной технологии производства картона // Тез. докладов семинара " Экология воды и здоровье человека ", Ялта, 1996. - С.16-17.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html