mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

На правах рукописи

КАРАПУЗОВ ЕВГЕНИЙ КЛИМЕНТИЕВИЧ

УДК 691:669.82

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

05.23.08 – технология и организация промышленного и гражданского

строительства

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

Менейлюк Александр Иванович

доктор технических наук, профессор

Одесса-2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….  7

РАЗДЕЛ 1.  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ

РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ.……………………….………………….  16

1.1.  Анализ конструктивно-технологических решений, применяемых

систем гидроизоляции. Преимущества и недостатки ………..……..  16

1.2.  Анализ воздействия внешних факторов на долговечность

гидроизоляции частей зданий и сооружений………………………...  21

1.3.  Анализ гидроизоляционных материалов, применяемых в

строительстве …………………………………………………………..  30

1.4.  Анализ технологий гидроизоляции, которые применяются при

строительстве зданий и сооружений…………………………………  43

Выводы по разделу 1………………………………………..  56

РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ И

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ЭТИХ

ЦЕЛЕЙ …...……………………………………………..……………..  57

2.1.  Постановка проблемы и пути ее решения ……………………………  57

2.2.  Обоснование направления исследований ……………………………  60

2.3.  Методика исследований изменения показателей битумно-полимерного  гидроизоляционного слоя в лабораторных условиях .   67

2.4.  Методика исследований изменений показателей

полимерцементного гидроизоляционного покрытия на основе

однокомпонентных и двухкомпонентных композиций в

лабораторных условиях ……………………………………………….  68

3

2.5.  Методика оценки эффективности гидроизоляционного покрытия в

зависимости от способа его нанесения………………………………..  69

2.6.  Общая методика и блок-схема исследований ………………………..  71

2.7.  Методология проведения исследований  …………………………….  74

2.7.1.  Показатели, определяющие эксплуатационную

эффективность систем гидроизоляции …................................  74

2.7.2.  Экспериментально-статистическое моделирование

технологических задач при исследовании систем

гидроизоляции  ………………………………………………..  75

2.7.3.  Методы обработки результатов ………………………………  78

2.8.  Методы и оборудование для определения гидроизоляционных

показателей ………………………………..……………………………  79

Выводы по разделу 2 ……………………………………….  85

РАЗДЕЛ 3.  КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И

ВИДОВ ВОДНЫХ НАГРУЗОК НА ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ...  87

3.1.  Классификация систем гидроизоляции.………………………………  87

3.2.  Классификация  видов  водных  нагрузок  на  гидроизоляцию

строительных конструкций и сооружений …………………………...  91

3.2.1.  Гидроизоляция, подлежащая отделке ……………………….  91

3.2.2.

Гидроизоляция, не подлежащая отделке …………………...

Выводы по разделу 3…………………………………….

92

97

РАЗДЕЛ 4.  СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ  МАТЕРИАЛОВ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, И

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ  ……………..

98

4.1.  Битумно-полимерные рулонные гидроизоляционные материалы  ...  98

4.2.  Мастичные битумно-полимерные и полимерные композиции ……  101

4.3.  Однокомпонентные полимерцементные гидроизоляционные

материалы…………………………………………………...................

107

4

4.4.  Двухкомпонентные полимерцементные гидроизоляционные

материалы .…………… …………………………………….................

110

4.5.  Вспомогательные материалы в системах гидроизоляции….............  113

4.6.  Требования к  основным и вспомогательным материалам,

применяемым в системах гидроизоляции …………………………...

Выводы по разделу 4……………………………………......

124

136

РАЗДЕЛ 5.  ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЫШЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ

ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ……….…………………………………  137

5.1.  Анализ причин «отказа» работы гидроизоляционных систем .........

138

5.2.  Технологические основы устройства систем  гидроизоляции с

однокомпонентным полимерцементным слоем при различной

температуре ……….……………………………………………………  147

5.3.  Технология подготовки поверхностей под нанесение

гидроизоляционного полимерцементного покрытия ………………  153

5.4.  Исследование зависимости водонепроницаемости

полимерцементного гидроизоляционного покрытия от способа

нанесения ………………………………………………………………  168

5.5.  Технологические основы устройства систем гидроизоляции с

применением двухкомпонентных полимерцементных композиций

при разной температуре ……………………………………………….  170

5.6.  Технологические основы применения битумно-полимерных

мастик …………………………………………………………………..  176

5.7.  Технологические основы устройства систем гидроизоляции с

применением самоклеющихся пленок ……………………………….  186

5.8.  Технологические основы устройства систем гидроизоляции с

применением полимерных гидроизоляционных композиций ……...  192

Выводы по разделу 5………………………………………..  197

5

РАЗДЕЛ 6.  ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ В НАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ ……………

199

6.1.  Покрытия на основе  битумно-полимерных композиций ………….  199

6.2.  Покрытия на основе  двухкомпонентных полимерцементных

композиций…………………………………………………………….  209

6.3.  Покрытия на основе  однокомпонентных полимерцементных

композиций ……………………………………………………………  226

Выводы по разделу 6 ……………………………………….  237

РАЗДЕЛ 7.  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  ………...…  238

7.1.  Выбор материала для устройства гидроизоляционного слоя  ...…...  238

7.2.  Алгоритм принятия решения по выбору гидроизоляционного

покрытия  …………………………………………………………...…  245

7.3.  Выбор принципиальной схемы гидроизоляции …………………….  254

7.4.  Технологические решения систем гидроизоляции (основные

положения на примере периодического кратковременного

воздействия воды…………………………………….……………….  267

7.5.  Выбор гидроизоляционного слоя с учетом экономической

составляющей ………………………………………………...……….  280

Выводы по разделу 7 ……………………………………….  286

РАЗДЕЛ 8.  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ

РАЗНЫХ ВИДОВ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ

ПОКРЫТИЙ ………………………………………………….  287

8.1.  Подготовительные работы при устройстве гидроизоляции  ...…….  287

8.2.  Подготовка поверхности ограждающих конструкций к

выполнению работ по устройству гидроизоляции ……………….  289

8.3.  Технология выполнения гидроизоляционных работ  с

применением полимерцементных покрытий  ………………………  293

6

8.4.  Технология производства работ с применением битумно-полимерных покрытий ……………………………………………….  296

8.5.  Технология производства работ с применением самоклеющихся

пленок  ………………………………………………………………...  300

8.6.  Технология производства работ с применением полиуретановых

покрытий  ……………………………………………………………...  303

8.7.  Технология производства работ с применением

гидроизоляционных материалов покрытий на акриловой основе ...  304

8.8.  Технология производства работ с применением композиции на

основе эпоксидных смол ……………………………………………..  304

Выводы по разделу 8 ……………………………………….  307

РАЗДЕЛ 9.  ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ

УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ……………  309

9.1.  Внедрение результатов исследований при замене традиционных

технологий гидроизоляции на разработанные …………………...…  309

9.2.  Внедрение результатов исследований через разработку

государственных строительных норм и ведомственной

технологической документации………………………………………  309

9.3.  Внедрение результатов исследований при разработке

гидроизоляционных композиций, выпуск и продажа систем

гидроизоляции Ceresit…………………………………………………  312

9.4  Внедрение результатов исследований через учебный процесс……  313

9.5.  Расчет экономической эффективности от применения системы

гидроизоляции на основе двухкомпонентных полимерцементных

композиций (Ceresit CR 66) ………………………………………….  313

Выводы по разделу 9 ……………………………………….  319

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ …………………………………………………  320

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………….

Приложение А ………………………………………………………..

Приложение Б……………………………………………………….

323

353

402

7

ВВЕДЕНИЕ

Диссертация  посвящена  проблеме  повышения  эксплуатационной

эффективности  систем  гидроизоляции  путем  разработки  технологических

основ  применения  гидроизоляционных  материалов  с  максимальным

использованием  их  потенциальных  возможностей,  достоверной  оценки

эксплуатационной эффективности гидроизоляционных покрытий и разработкой

технологических решений,  обеспечивающих надежную  и долговечную  защиту

строительных  конструкций  и  сооружений  с  учетом  нагрузок  от  воздействия

воды, материала основы и его состояния.

Оптимизация  экономической  составляющей  достигается  за  счет

уменьшения  расходов  гидроизоляционного  покрытия  с  учетом  условий  его

эксплуатации и сокращение сроков выполнения работ.

За  эксплуатационную  эффективность  систем  гидроизоляции  принято

период эксплуатации гидроизоляционного слоя, при котором сохраняются его

основные характеристики, способные обеспечить герметичность конструкции

или сооружения.

Оценка эксплуатационной эффективности гидроизоляционного покрытия

базируется  на  сравнении  полученных  закономерностей  изменения  физико-механических показателей гидроизоляционных слоев в процессе эксплуатации

и в лабораторных условиях.

Система гидроизоляции –  комплекс технологических решений, которые

обеспечивают надежную и  долговечную защиту строительных конструкций и

сооружений  за  счет  максимального  использования  возможностей

гидроизоляционных материалов.

Актуальность  работы.  Гидроизоляция  строительных  конструкций

является одним из самых сложных видов строительных работ. Вместе с тем,

она  до  сих  пор  не  получила  должного  внимания  со  стороны  научно-исследовательских, проектных и строительных организаций и служб заказчика.

Поэтому нарушение целостности, как самой гидроизоляции так и конструкции

8

в целом приводит к их протеканию и является чрезвычайно распространенным

явлением.

По данным многолетних исследований многих авторов, в 95% подземных

сооружений  происходит  отказ  работы  гидроизоляционных  систем  именно  на

ранней  стадии  эксплуатации,  что  способствует  ускоренному  старению

строительных  конструкций  и  многократному  увеличению  эксплуатационных

расходов.

Постоянный  рост  стоимости  земли,  которая  теперь  является  товаром,

приводит  к  изменению  тенденций  в  возведении  строительных  сооружений:

торговые помещения, паркинги, спортивные и развлекательные комплексы все

более углубляются в грунт. Соответственно, должны измениться и подходы в

обеспечении герметичности таких объектов.

Сократить  затраты  на  ремонт  и  восстановление  целостности

гидроизоляционных систем возможно путем эффективного использования как

технологических  возможностей,  так  и  возможностей  современных

гидроизоляционных материалов, которых на рынке представлено множество.

Правильный выбор самой технологии и гидроизоляционного материала в

системе, учет водных нагрузок, коэффициента фильтрации грунтов, состояния

материала  строительной  конструкции,  расхода  материала  позволяют

обеспечить не только эффективную эксплуатацию строительных конструкций,

но и оптимизировать экономическую составляющую конструктива.

Не  менее  важным  фактором  обеспечения  надежной  и  долговечной

эксплуатации  гидроизоляционных  систем  является  четко  сформулированные

технологические основы применения того или иного вида гидроизоляционных

материалов,  а  также  методы  достоверной  оценки  эксплуатационного  ресурса

системы гидроизоляции. Этим проблемам строительная наука практически не

уделяет  внимания.  Как  правило,  все  разработки  базируются  на  создании

гидроизоляционных материалов и совершенствовании их свойств.

Цель  исследований:  повышение  эксплуатационной  эффективности

систем  гидроизоляции  за  счет  комплекса  технологических  решений,

9

основанных  на  максимальном  использовании  возможностей

гидроизоляционных материалов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Выполнить анализ информационных источников по теме исследований.

-  Осуществить анализ эффективности различных систем гидроизоляции,

которые применяются в строительном производстве.

- Выполнить анализ причин «отказа» работы гидроизоляционных систем.

-  Разработать  методы  и  методику  исследований,  обеспечивающих

получение  достоверных  оценок  основных  показателей  гидроизоляционных

материалов и покрытий на их основе.

-  Разработать  классификацию  систем  гидроизоляции  с  учетом

современного  ассортимента  материалов,  технологических  возможностей

строительного производства и более полную классификацию водных нагрузок с

учетом современных тенденций в строительстве.

-  Разработать  методику  и  выполнить  комплекс  испытаний  по  оценке

эксплуатационной эффективности гидроизоляционных покрытий.

-  Определить  закономерности  изменения  показателей

гидроизоляционного покрытия в лабораторных и натурных условиях.

-  Выполнить  ряд  исследований,  на  базе  которых  разработать

технологические  основы,  обеспечивающие  техническую  и  экономическую

эффективность системы гидроизоляции с использованием гидроизоляционных

материалов различных видов.

-  Разработать  надежные  технологические  решения  гидроизоляции  с

учетом  полученных  результатов  испытаний  в  натурных  и  лабораторных

условиях.

-  Разработать  технологию  устройства  систем  гидроизоляции  с

применением гидроизоляционных материалов различных видов.

Объект  исследования  –  системы  гидроизоляции  строительных

конструкций  и  сооружений,  основанные  на  использовании  различных  видов

гидроизоляционных материалов.

10

Предмет  исследования  –  влияние  технологической  составляющей  на

эксплуатационную  надежность  и  долговечность  систем  гидроизоляции  с

различными видами гидроизоляционных материалов.

Методы исследования. Комплексные исследования включают натурные,

лабораторные  и  вычислительные  эксперименты.  В  натурных  экспериментах

использовались стандартные и специально разработанные методы определения

показателей свойств гидроизоляционных покрытий. Для лабораторных методов

испытаний  применены  современные  приборы.  В  частности,  Агама  2М

позволяет  определить  водонепроницаемость  полимерцементных  покрытий,

нанесенных  разными  способами,  и  таким  образом  подобрать  оптимальный

способ нанесения. Определение деформативных и прочностных характеристик

битумно-полимерного  гидроизоляционного  покрытия,  а  также  прочность  его

сцепления  с  основанием,  проводилось  на  разрывной  машине.  Прочность

сцепления  с  основанием  полимерцементной  и  полимерной  гидроизоляции

определялось  с  помощью  адгезиометра.  Для  определения  липкости

самоклеящейся пленки и основы применено нестандартное оборудование.

Для  определения  эксплуатационной  эффективности  систем

гидроизоляции  разработана  методика  ускоренных  лабораторных  испытаний

гидроизоляционного  слоя  на  основе  битумно-полимерных  мастик  и

совершенствована  стандартная  методика  для  полимерцементных

гидроизоляционных покрытий с учетом условий их эксплуатации.

В  опытах  использована  теория  экспериментально-статистического

моделирования и графиков.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  экспериментально-теоретическом  обосновании  технологических  основ  как  основного  фактора

обеспечения  эксплуатационной  эффективности  систем  гидроизоляции.  В

частности:

-  Разработаны  технологические  основы  применения  различных  видов

гидроизоляционных  материалов  с  максимальной  реализацией  их  физико-механических возможностей;

11

-  Определена  эффективность  различных  методов  нанесения

полимерцементных гидроизоляционных материалов и разработаны методы их

оценки;

-  Разработаны  методы  испытания  гидроизоляционных  покрытий  в

лабораторных и натурных условиях с применением современных приборов и

оборудования;

-  Сформулированы параметры оценки эксплуатационной эффективности

систем  гидроизоляции  и  требования,  предъявляемые  к  гидроизоляционным

покрытиям;

- Выявлены закономерности изменения показателей гидроизоляционного

покрытия в натурных условиях и условиях лабораторных испытаний;

- Сформулированы требования к гидроизоляционным и вспомогательным

материалам  системы  на  основе  водных  нагрузок,  в  частности  те,  которые

обеспечивают высокий уровень их технологичности;

-  Разработана  классификация  систем  гидроизоляции  по  следующим

признакам: назначению, месту расположения, конструктивно-технологическим

решениям,  количеству  слоев,  способу  нанесения,  физико-механическому

состоянию гидроизоляционного слоя, характеру воздействия жидкостей;

- Разработаны технологические решения систем гидроизоляции на основе

водных нагрузках, материала конструктива и его состояния;

-  Сформулированы  параметры  водных  нагрузок,  воздействующих  на

строительные  конструкции  и  сооружения  с  учетом  новых  тенденций  в

строительстве;

-  Разработаны  технологии  устройства  систем  гидроизоляции  с

применением гидроизоляционных материалов различных видов.

Практическое значение полученных результатов:

-  Полученные  результаты  положены  в  основу  раздела

«Гидроизоляционные  работы»  ДБН  В.2.6-22-2001  «Устройство  покрытий  с

применением сухих строительных смесей»;

-  Разработано  Пособие  по проектированию, устройству и эксплуатации

12

систем  гидроизоляции  строительных  конструкций  и  сооружений  (Киев,  МП

«Леся», 2010 г. р.)

-  Разработаны  технологические  карты  на  устройство  систем

гидроизоляции  с  использованием  гидроизоляционных  материалов  различных

видов;

-  Издана  монография  «Технологические  основы  повышения

эксплуатационной  эффективности  систем  гидроизоляции»  (Киев,  Высшее

образование, 2013);

- Издана монография «Гидроизоляция» (Киев, Высшее образование, 2012

г.);

-  Издана монография «Полы» (Киев, Высшее образование, 2012 г.), где

рассмотрены  конструктивные  решения,  основанные  на  применении

разработанных систем гидроизоляции;

-  Разработан  и  издан  альбом  конструктивных  решений  «Системы

гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений» (2009 г.).

-  Издан  учебник  «Материалы  и  технологии  в  современном

строительстве» (Киев, Высшее образование, 2004 г.);

-  Дополнено  и  выпущено  второе  издание  учебника  «Материалы  и

технологии  в  современном  строительстве»  (Киев,  Высшее  образование,  2006

г.);

- Издан справочник «Сухие строительные смеси» (Киев, «Техника», 2000

г.), где рассмотрены вопросы гидроизоляционных работ;

-  Издан  справочник  «Герметизация  стыков  сборных  зданий  и

сооружений» (Киев, «Строитель», 1989 г.);

-  Получено  шесть  авторских  свидетельств  на  изобретение

гидроизоляционных и герметизирующих материалов;

- Результаты исследований отмечены Государственной премией Украины

в области науки и техники за 2002 г.;

-  Результаты  исследований,  связанные  с  гидроизоляцией  строительных

конструкций  и  сооружений,  докладывались  на  11-ти  Международных

13

конференциях, а именно: в Украине, Германии, Бельгии, Болгарии;

- Результаты исследований внедрены в новом строительстве, а также при

реконструкции  и ремонте зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации,

что в целом по Украине составляет свыше 235000 м

2

гидроизоляции.

Личный  вклад  соискателя.  Основные  результаты  диссертационной

работы  соискателем  получены  самостоятельно.  Осуществлена  разработка

технологических  основ  создания  эффективных  систем  гидроизоляции  с

применением гидроизоляционных покрытий различных видов [1, 2, 17, 18].

Разработана  методика  испытаний  битумно-полимерных

гидроизоляционных покрытий в лабораторных условиях [1, 2].

Предложена  методика  оценки  полимерцементных  гидроизоляционных

покрытий,  нанесенных  разными  способами,  с  использованием  современных

приборов [1, 2].

Разработаны  технологические  решения,  которые  позволяют  обеспечить

надежность и долговечность систем гидроизоляции.

Проведены  исследования  технологических  параметров  обеспечения

максимального использования возможностей гидроизоляционных материалов,

разработана  технология  устройства  систем  гидроизоляции  с  применением

гидроизоляционных композиций различных видов [1, 2].

В  опубликованных  работах  соискателю,  в  соавторстве,  принадлежит

теоретическое  обоснование,  методическое  обеспечение  и  анализ

экспериментальных исследований, в частности:

• анализ эффективности гидроизоляционных материалов, применяемых в

системах гидроизоляции, и требования к ним [3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26,

27, 28, 29, 31];

•  сформулированы  требования  к  гидроизоляционным  материалам  и

покрытий на  их основе, а также требования к вспомогательным материалам,

которые применяются в системах гидроизоляции [8, 9, 21, 22, 31].

•  разработана  более  полная  классификация  систем  гидроизоляции  и

сформулированы  параметры    водных  нагрузок    для  систем  гидроизоляции,

14

подлежащих отделке [1, 27, 28, 30, 31].

Апробация  результатов  диссертации.  В  2002  г.  результаты

исследований  диссертационной  работы  были  отмечены  Государственной

премией Украины в области науки и техники.

Основные  положения  работы  были  освещены  на:  16-й  международной

строительной  конференции  (г.  Веймар,  Германия,  20-23  сентября  2006);  2-й

международной  научно-технической  конференции  «композиционные

материалы  строительной  химии:  Сухие  строительные  смеси,  комплексные

строительные  системы,  современные  технологии,  маркетинг  и

профессиональная подготовка» (г. Киев, 25-27 мая 2005);  Oostende  (Belgium),

Experimental-statistical  modeling  of  polymer  composites  for  concretes  (July  3-5,

1995);  международной  научно-технической  конференции  «Современные

технологии  бетона»  (Киев,  2009  г.);  научно-практическом  семинаре

«Структура,  свойства  и  состав  бетона»  (г.  Ровно,  11-12  ноября  2003);

международной  научно-технической  конференции  «Синтез  реологических  и

рецептурно-технологических моделей при анализе структурообразующий роли

ингредиентов  полимерцементных  композиций»  (г.  Киев,  1995  г.);

международном  семинаре  по  моделированию  и  оптимизации  композитов

МОК38  (1997г.),  МОК39  (2000г.)  г.  Одесса;  всесоюзном  совещании

«Совершенствование конструктивных решений герметизации и гидроизоляции

панелей наружных стен» (г. Киев, 1986 г.); Sofia. 7th (October, 10-12, 1994) и 8th

(September,  29  -  October,  2,  1997)  International  Conference  on  Mechanics  and

technology  of  composite  materials;  международной  научно-практической

конференции «Современные кровельные и гидроизоляционные материалы для

промышленного  и  гражданского  строительства»  (г.  Киев,  19  ноября  2005);

международной  научно-практической  конференции  «Кровельные  и

гидроизоляционные  материалы  на  рынке  Украины»  (г.  Киев,  15-16  декабря

2005 г.).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  48

работах,  в  том  числе  4  монографии,  19  публикаций  в  профессиональных  и

15

научных специализированных изданиях, зарегистрированных в бюллетене ДАК

Украины  и  других  государств,  2  учебника,  3  пособия,  6  государственных  и

ведомственных норм, 1-ин патент Украины, 1-и методические указания и в 10

материалах докладов и сборниках международных конференций и семинаров.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1. Работа посвящена решению проблемы повышения  эксплуатационной

эффективности  систем  гидроизоляции,  путем  разработки  технологических

основ, которые позволяют максимально использовать возможности различных

видов  гидроизоляционных  материалов  (полимерцементных,  полимерных,

битумно-полимерных мастичных и пленочных), технологии выполнения работ

с  учетом  материала  основания  и  его  состояния,  разработки  технологических

решений,  учитывая  при  этом  водные  нагрузки,  конструктивные  схемы

сооружений  и  частей  здания,  а  также  разработке  методики  прогнозирования

эксплуатационной эффективности указанных систем.

2.  Анализ  литературных  источников  и  теоретических  исследований

позволил  установить,  что  обеспечить  надежную  и  долговечную  работы

системы  гидроизоляции  исключительно  за  счет  физико-механических

показателей  материалов,  даже  уникальных,  невозможно.  Только  сочетание

последних с четкими технологическими параметрами применения, соблюдение

основных  принципов  конструирования  позволяет  решить  проблему

эффективного обеспечения гидроизоляции конструкций зданий и сооружений.

3.  Проведенный  комплекс  экспериментально-теоретических

исследований позволил сформулировать технологические основы применения

систем  гидроизоляции  с  использованием  гидроизоляционных  материалов

различных  видов,  что  позволило  максимально  реализовать  возможности

покрытий  на  их  основе  и,  таким  образом,  обеспечить  прогнозируемую

эффективность эксплуатации системы в целом.

4.  Разработана  методика  ускоренной  оценки  эксплуатационной

эффективности  гидроизоляционных  покрытий.  Сопоставление  результатов

изменений  основных  свойств  покрытий,  эксплуатируемых  в  натурных

условиях, с результатами  аналогичных свойств, полученными при ускоренном

методе,  позволяет  прогнозировать  эксплуатационную  эффективность  работы

системы гидроизоляции во времени.

321

5. Разработан метод оценки и проведены исследования эксплуатационной

эффективности  полимерцементных  гидроизоляционных  покрытий  в  аппарате

искусственной погоды, нанесенных различными способами.  Это позволяет за

счет технологической составляющей максимально использовать  возможности

материалов.

6.  Сформулированы параметры водных нагрузок на гидроизоляционные

покрытия подлежащие отделке, а также сформулирована классификация систем

гидроизоляции по целому ряду параметров, что позволяет на стадии принятия

решений  оптимизировать  техническую  и  экономическую  составляющие

проекта.

7.  Сформулированы  требования  к  гидроизоляционным  материалам,  в

частности  технологические,  определена  область  их  применения  и  пути

оптимизации  затрат  с  учетом  водных  нагрузок,  возможностей

гидроизоляционных  покрытий,  материала  основы  и  его  состояния,  условий

выполнения работ и конструктивной схемы зданий и сооружений.

8.  Использование  современных  приборов  и  оборудования  для  оценки

влияния  технологических  параметров  применения  различных  видов

гидроизоляционных  материалов  и  покрытий  на  их  основе,  является  важным

инструментом  прогнозирования  эффективности  технологических  решений

устройства системы гидроизоляции.

9.  Разработаны  технологические  решения  устройства  систем

гидроизоляции  водных  нагрузок  различных  видов,  с  учетом  конструктивной

схемы здания или сооружения.

Таким  образом,  созданы  все  условия  для  принятия  эффективного

решения на стадии проектирования и выполнения гидроизоляционных работ.

10.  Сформулированы  технологические  последовательности  выполнения

работ  с  применением  различных  видов  гидроизоляционных  материалов,

которые включают следующие этапы:

• требования к материалу основания;

• методы оценки фактического состояния материала основы;

322

• подготовки основания под нанесение гидроизоляционных слоев, в том

числе  закрепление,  создание  протекторного  или  адгезионного  слоя,

выравнивание (при необходимости) и ремонт трещин, сколов и т.д.;

• создание оптимальных условий для работы гидроизоляционного слоя в

местах примыканий вертикальных и горизонтальных конструкций;

• усиление гидроизоляционного слоя в местах концентрации напряжений;

• устройство и герметизация деформационных швов;

•  нанесение  гидроизоляционных  покрытий  (при  необходимости  -

армирование) по всем плоскостям;

• организация контроля и оценка качества выполнения работ;

•  защита  гидроизоляционного  покрытия  (при  необходимости)  от

механических, атмосферных воздействий.

11.  Основные  результаты  исследований  внедрены  в  следующих

направлениях:

• устройство системы гидроизоляции в новом строительстве и зданиях и

сооружениях, находящихся в эксплуатации;

• участие в разработке нормативных документов;

•  разработка  технологической  документации  -  технологические  карты,

пособия, альбомы конструктивных решений, справочные пособия и т.п.;

•  участие  в  разработке  выпуска  и  реализации  систем  гидроизоляции  в

течении 2004-2012 годов;

• внедрение в учебный процесс в высших учебных заведениях и школах

профессионально-технической подготовки. Издано 2 учебника, 4 монографии, 3

учебных пособия.

12.  Расчетная  экономическая  эффективность  от  внедрения

технологических основ и технологии гидроизоляции с применением различных

систем,  разработанных  на  основе  исследований  диссертационной  работы,

составила  за  период  2004-2012  годы  12,0132  млн.  гривен,  снижение

трудозатрат,  как  основного  фактора,  который  подтверждает  эффективность

разработанных технологий, составляет 39068 чел-см.

323

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Авакян  Р.А.  Современные  высококачественные  сухие  смеси  для

гидроизоляции и герметизации швов / Р.А. Авакян // Строительные материалы.-

2005. -  № 3. – С.40-42.

2.  Авдієнко  О.П.  Покрівельні  та  гідроізоляційні  матеріали  у

будівництві  /  О.П.  Авдієнко,  А.А.  Нечепорчук,  О.А.  Бродко  //  Матеріали

міжнародно-практичної конференції «Покрівельні та гідроізоляційні матеріали

на  ринку  України.  Технології  виробництва  і  застосування  у  сучасному

будівництві». – К.: «НДІБМВ», 15-16 грудня 2005 г. –  С.7-9.

3.  Адам Ф. М. Современные гидроизоляционные системы и технологии

/ Ф.-М. Адам,  Г.М.  Бадьин, Н.И. Шевченко // Журнал «Стройпрофиль»  -СПб,

2005. - № 3 (41). - С. 90-93.

4.  Аханов В.С. Справочник строителя /Аханов В.С. –  Ростов на Дону:

Феникс, 2002. - 480 с.

5.  Бабушкин  В.  И.  Анализ  свойств  гидроизоляции  проникающего

действия  с  использованием  портландцемента  с  добавками  шлака  /  В.И.

Бабушкин,  Т.А.  Костюк,  Е.В.  Кондращенко  //  Вестник  национального

технического университета «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – Вып. 9. – С. 3–7.

6.  Бадьин Г.М. Справочник строителя / Бадьин Г.М. – М.: АВС, 2001 -

335с.

7.  Бадьин  Г.М.  Справочник  строителя-ремонтника  /  Бадьин  Г.М.,

Заренков В.А., Иноземцев В.К.; М., Издательство Ассоциации Строительных

вузов, 2000. - 544 с.

8.  Баженов  Ю.М.  Технология  бетона  /  Ю.  М.  Баженов.  -  М.:

Стройиздат,1987. – 415 с.

9.  Безбабичева  О.И.  Свойства  битумно-полимерных  мастик  с

базальтовыми наполнителями / О.И. Безбабичева, Е.В. Жданюк // Автомобільні

дороги і дорожнє будівництво. – 2004. – № 70. – С. 41-46.

324

10.  Безбабичева  О.И.  Усовершенствование  гидроизоляции  проезжей

части  железобетонных  мостов  на  автомобильных  дорогах:  дис...  канд.  техн.

наук: 05.22.11 / Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т. —

Х., 2005. — 150 с.: рис., табл. — Библиогр.: С. 115-130.

11.  Белевич  В.Б.  Прогрессивные  технологии  устройства  кровель:

автореф.  дис.  на  соиск.  ученой  степени  докт.  техн.  наук:  спец.  05.23.08

«Технология и организация промышленного и гражданского строительства» /

В.Б. Белевич. – М., 2001. – 39с.

12.  Белевич  В.Б.  Характеристики  и  физико-механические  свойства

рулонных  битумных  и  битумно-полимерных  материалов,  наплавляемых  и

приклеиваемых на мастиках / В.Б. Белевич, С.Д. Сокова // Кровля и изоляция. -2000.- №2. - С. 41-49.

13.  Беляев  Л.Н.  Гидроизоляция  ограждающих  конструкций

промышленных  и  гражданских  сооружений  /  Беляев  Л.Н.,  Дмитриева  Г.К.,

Искрин В.С. – М., Стройиздат, 1975. – 318с.

14.  Беляков Г.Г. Применение прогрессивных материалов / Беляков Г.Г. –

Рига: Гос. изд-во, 1963. – 100 с.

15.  Беренфельд  В.А.  Современные  гидроизоляционные  и  кровельные

материалы  /  Беренфельд  В.А.  //  Строительство  и  архитектура.  Проблемный

доклад.  Всероссийский  научно-исследовательский  институт  проблем  научно-технического прогресса и информации в строительстве. – М.: - 2008 . – С.62.

16.  Берлин  А.А. Основы адгезии полимеров / А.А.  Берлин, B. Васин. -

М.: Химия, 1969. - 320 с.

17.  Бетонные и железобетонные конструкции: СНиП 2.03.01-84.

18.  Бийтц Р. Химические добавки для улучшения качества строительных

растворов / Р. Бийтц., X. Линдернау // Строительные материалы. - 1999. - №3. -C.13-15.

19.  Боднарчук  М.С.  Товарознавство  сировини,  матеріалів  та  засобів

виробництва: [Навчальний посібник] / Боднарчук М.С. – К.: ЦНЛ, 2006. – 560 с.

325

20.  Бойко  В.В.  Гидроизоляция  подземных  сооружений  полимерными

материалами / В.В. Бойко, Р.Л. Майлян. – К.: Будивэльнык, 1989. – 144 с.

21.  Бойко  М.Д.  Техническое  обслуживание,  ремонт  зданий  и

сооружений: учебное пособие / Бойко М.Д. - М.: Стройиздат, 1986. – 256с.

22.  Бойко  Н.  От  обмазочной  до  литой  /  Н.  Бойко  //  Строительство  и

реконструкция. - 2010.-№10- С.28-29.

23.  Болевич  В.Б.  Набрызг изоляционных материалов  /  Болевич В.Б..  –

М.:, Стройиздат, 1975. – 127 с.

24.  Большаков  Э.Л.  Сухие  смеси для  гидроизоляционных  работ /  Э.Л.

Большаков // Строительные материалы. - 1999. -№3. – С.25-27.

25.  Бондарь  К.Я.  Полимерные  строительные  материалы:  [справ.

пособие] / Бондарь К.Я., Ершов Б.Л., Соломенко М.Г. – М.: Стройиздат, 1974, -

268 с.

26.  Борисов  Г.В. Производство гидроизоляционных работ: [Справочное

пособие] / Борисов Г.В. - Л.: Стройиздат, Ленингр. отделение, 1978. - 160 с.

27.  Брэнсон  Г.  Гидроизоляция  и  водоснабжение:  [Иллюстрированное

пособие] / Брэнсон Г. пер. с англ. – М.: АСТ Астроель, 2007. – 432 с.

28.  Будівельні  матеріали.  Мастики  гідроізоляційні  бутилкаучукові  та

бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови.: ДСТУ  Б В.2.7-79-98. (Національний

стандарт України).

29.  Будівельні  матеріали.  Мастики  на  основі  бітуму  покрівельні  та

ізоляційні  гарячі.  Технічні  умови.:  ДСТУ  Б  В.2.7-236:  2010.  (Національний

стандарт України).

30.  Будівельні  матеріали.  Мастики  покрівельні  та  гідроізоляційні.

Методи  випробувань.:  ДСТУ  Б  В.2.7-84-99  (ГОСТ  26589-94).  (Національний

стандарт України).

31.  Будівельні  матеріали.  Матеріали  герметизуючі  полімерні.

Класифікація.  Загальні  технічні  вимоги.:  ДСТУ  Б  В.2.7-158:  2008.

(Національний стандарт України).

326

32.  Будівельні  матеріали.  Матеріали  і  вироби  полімерні  будівельні

герметизуючі  нетвердкі.  Методи  випробувань.:  ДСТУ  Б  В.2.7-113-2002.

(Національний стандарт України).

33.  Будівельні  матеріали.  Матеріали  рулонні  бітумні  та  бітумно-полімерні  на  скловолокнистій  основі  покрівельні  і  гідроізоляційні.  Технічні

умови: ДСТУ Б В.2.7-234: 2010. (Національний стандарт України).

34.  Будівельні  матеріали.  Матеріали  рулонні  покрівельні  та

гідроізоляційні.  Методи  випробувань.:  ДСТУ  Б  В.2.7-83-99  (ГОСТ  2678-94).

(Національний стандарт України).

35.  Булатов Г.А. Пенополиуретаны в машиностроении и строительстве /

Булатов Г.А. - М.: Машиностроение, 1978, - 183 с.

36.  Веселовский  Р.А.  Новые  полимерные  материалы  –  новые

возможности для строительства и  ремонтных работ / Веселовский Р.А. // Мир

техники и технологий. – 2002. – №2 - С.15-16.

37.  Викдорович  A.M.  Продукция  Dow  Chemical  для  индустрии

строительных материалов./ А.М. Викдорович // Строительные материалы, 2000.

- №5. - С.10-12.

38.  Вознесенский В.А.  Использование СОМРЕХ-99 при моделировании

параметров  кривых  пластической  прочности  цементно-полимерных

композиций с фиброй Куралон / Вознесенский В.А.,  Довгань П.М.,  Ляшенко

Т.В., Хлыцов Н.В., Попов О.А. // Наук. вiсник буд-ва: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. –

Вип.8. – Харкiв, 1999.-С.21-28.

39.  Вознесенский  В.А.  Методические  рекомендации  по  применению

экспериментально-статистических моделей для анализа и оптимизации состава,

технологии  и  свойств  композиционных  материалов  на  основе  щелочных

вяжущих  систем  /  В.А.  Вознесенский,  Т.В.  Ляшенко,  С.В.  Савченко  и  др.  -

ОГАСА, НИИВМ - Киев, 1996. - 105 с.

40.  Вознесенский  В.А.  Численные  методы  решения  строительно-технологических  задач  на  ЭВМ  /  В.А.  Вознесенский,  Т.В.  Ляшенко,  Б.Л.

Огарков. – К.: Вища школа, 1989. – 327 с.

327

41.  Волынчик  О.  Гидроизоляция  битумная  мастичная  и  ее

технологические  особенности  /  О.  Волынчик  //  БудМайстер.  –  2011.  -  №3  –

С.87-89.

42.  Волюков  А.А.  Современные  кровельно-гидроизоляционные

материалы  /  А.А.  Волюков  //  Строительные  материалы,  оборудование

технологии XXI века. - 2001. - №9. -С. 20-21.

43.  Галинский  А.М.  Применение  способа  “стена  в  грунте”  для

локализации  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО)  /  А.М.

Чернухин, А.М. Галинский // Строительное производство : Межведомственный

научно-технический сборник. – К., 1997. – Вып. 7.-С.32-41.

44.  Галушко  В.А.  Технологический  способ  увеличения  срока  службы

жилых и общественных зданий. / В.А.Галушко, И.Н. Бабий, И.В. Колодяжна //

Сборник  научных  трудов  «Строительство,  материаловедение,

машиностроение».  Под  общей  редакцией  д.т.н.,  проф.  В.И.  Большакова.-

Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Выпуск № 50. – С.130 – 135.

45.  Гармаш  А.И.  Классификация  современных  гидроизоляций  /  А.И.

Гармаш // Нові технологіі в будівництві: Науково-технічний журнал. –  2005  -

№2 – С.16-17. 20

46.  Герметики. Метод определения условной прочности, относительного

удлинения в момент разрыва и относительного остаточного удлинения после

разрыва:    ГОСТ 21751-76.

47.  Герчин  Д.Г.  Гидроизоляция  бетонных  конструкций  защитным

составом  проникающего  действия  /  Герчин  Д.Г.  //  Технология  бетонов.

Строительные материалы, оборудование, технологии  ХХІ века. – 2007.  -  №4 –

С. 26-27.

48.  Гидроизоляция  по бетону и кирпичу // Строительная газета. 2000. -

17 февраля. №39. - С. 6-7.

49.  Гидроизоляция  подвальных  сооружений.  Строительство  и

реконструкция- 2011.-№10- С.12-13.

50.  Гідроізоляція будівель. //Аспекти будівництва. -2009. - С.20-25.

328

51.  Гідроізоляція демонструє якісне зростання: // Будівельний журнал. -

2008.-№7- С. 34-36.

52.  Гладков  А.А.  Гидроизоляционные  работы  /  А.А.  Гладков,  В.П.

Самойлов - М.: Госстройиздат, 1962. - 321 с.

53.  Гладштейн  О.И.  Надежная  изоляция?  Геомембраны!  /  О.И.

Гладштейн // Сфера Нефтегаз. – 2009. – № 2. – С.37.

54.  Голант  Ш.Н.  Гидрофобные  составы  для  отделочных  работ  при

ремонте жилых зданий / Голант Ш.Н. - Л.: Стройиздат, 1973. – 64 с.

55.  Гончар В.П., Тесля С.В. Особенности гидратации композиционных

вяжущих для производства гидроизоляционных покрытий / В.П. Гончар, С.В.

Тесля //Стротельные материалы.- 2007.-№3-4. - С.6-10.

56.  Гончаренко  Д.Ф.  К  вопросу  обеспечения  нормативной

документацией строительства высотных зданий в Украине / Гончаренко Д.Ф.,

Криворучко  В.Г.,  Карпенко  Ю.В.  //  Науковий  вісник  будівництва  ХДТУБА,

ХОТВ АБУ №45, 2008. - С. 19-26.

57.  Гончаренко  Д.Ф.  Методы  формирования  инженерной  подготовки

реконструкции промышленных предприятий: дисс. … д-ра техн. наук: 05.23.08

/ Гончаренко Дмитрий Федорович. – К., 1991. – 495 с.

58.  Гончаренко  Д.Ф.  Эксплуатация,  ремонт  и  восстановление  сетей

водоотведения. Монография. / Гончаренко Д.Ф.-  Х.; Из-во „Консум”. -  2007.-

520 с.

59.  Грачев И.А. Гидроизоляция подвалов и стен зданий / Грачев И.А.,

Жилкин Г.Н., Рабинович Г.М. -  Л.: Стройиздат, 1970. – 233 с.

60.  Гуща Е.В. Современные кровельные гидроизоляционные материалы/

Гуща Е.В., Корнеева А.Г. // Строительные материалы. - 2000. - №3. - С. 17-19.

61.  Данилкин  М.С.  Технология  строительного  производства:  [учебник

для ВУЗов] / М.С. Данилкин, А.А. Шубин. -Новосибирск: изд. Феникс, 2009. -317 с.

62.  Дворкин  Л.И.  Справочник  по  строительному  материаловедению  /

Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М.: Инфра - Инженерия, 2010. – 472 с.

329

63.  Дворкін  Л.Й.  Технологія  опоряджувальних  теплоізоляційних  та

гідроізоляційних матеріалів: [навч. посібник]. / Л.Й. Дворкін, В.В.Житковський.

– Рівне, НУВПП, 2010. - 223 с.

64.  Дергунов  С.А.  Модификация  сухих  строительных  смесей./  С.А.

Дергунов,  В.Н.  Рубцова.  //  Сборник  докладов  6-ой  международной  научно-технической  конференции  /  Современные  технологии  сухих  смесей  в

строительстве «MixBUILD». СПб. - 2004. - С.30-35.

65.  Дикман Л.Г. Организация строительства в США: [учебное издание] /

Л.Г. Дикман, Д.Л. Дикман.- М.: Издательство Ассоциация строительных вузов,

2004. - 376 с.

66.  Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных

сооружений:  [Справочное  пособие]  /  Добромыслов  А.Н.  -  М.:  Изд-во  АСВ,

2006. - 256 с.

67.  Долгий  Э.М.  Принципы  устройства  и  подбора  материалов  для

комплексной  системы  гидроизоляции  и  ремонта  гидротехнических  и

специальных сооружений и конструкций / Э.М. Долгий // Сухие строительные

смеси. – 2008. - №2. – С.22-25.

68.  Ержи  Арендарский.  Долговечность  жилых  зданий  /  Ержи

Арендарский: пер. с польск. М. В. Предтеченского; под ред. С. С. Кармилова. –

М.: Стройиздат, 1983. – 225 с.

69.  Есипенко А.Д. Эксплуатация и содержание жилых и общественных

зданий и сооружений: [справочник экономиста] / Есипенко А.Д. - 2005.-  №12.-

С. 71-78.

70.  Єсипенко А.Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної

експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра

техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного

будівництва" / Єсипенко Алла Дмитрівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

71.  Єсипенко  А.Д.  Ремонтно-будівельне,  шляхове  господарство  та

проектне виробництво: [навч.посіб.] / Єсипенко А.Д.- К.: ДАЖКХ, 2002.-  88 с.

330

72.  Жданюк  В.К.  Напряженно-деформированное  состояние  слоя

гидроизоляции  при  воздействии  временных  нагрузок  и  отрицательных

температур / В.К. Жданюк, О.И. Безбабичева, Н.В. Розенфельд, Е.В. Жданюк //

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 2006. – № 73. – С. 98-101.

73.  Жестков  В.М.  Основные  технологии  теплоизоляционных,

акустических,  гидроизоляционных  и  отделочных  материалов  для

индустриального  строительства:  Учебное пособие.  / Жестков  В.М, Кожухова

Г.П. – Челябинск: Изд. ЮурГу, 2000. – 53 с.

74.  Жиганов  И.И.  Защитные  покрытия  строительных  конструкций:

[cправочник] / И.И. Жиганов, Ю.Н.  Зенченко. – К.: Будівельник, 1980. – 160с.

75.  Жолобов  A.Л.  Многослойные  кровли.  Новый  метод

инструментального  обследования  и  автоматизированной  обработки  данных  /

A.Л. Жолобов,  Е.А.  Жолобова, А.И. Костриц и др. // Техника для городского

хозяйства. 2003. -№ 2. - С.4-5.

76.  Завадскас  Э.-К.К.  Системотехническая  оценка  технологических

решений  строительного  производства  /  Завадскас  Э.-К.К.-  Л.:  Стройиздат.

Ленингр. отд-ние, 1991.-256 с.

77.  Завражин Н.Н. Производство кровельных, гидроизоляционных работ

и устройство полов / Завражин Н.Н. – М.:, Стройиздат, 1975. – 192 с.

78.  Задерман  А.А.  Борьба  с  сыростью  в  каменном  жилом  доме  /

Задерман А.А., Глитнина А.С., Гольдина Л.З. – Л.: Стройиздат, 1971. – 57 с.

79.  Защита строительных конструкций:     СНиП 2.03.11-85.

80.  Злобина  Г.К.  Гидроизоляция  просадочных  оснований  с  помощью

экранов из пластических материалов / Злобина Г.К. – К.: КИСИ, 1968. – 23 с.

81.  Золотов  М.С.  До  питання  про  гідроізоляційний  захист

залізобетонних прогонових будов мостів та шляхопроводів на автомобільних

дорогах  /  М.С.  Золотов,  К.В.  Жданюк  //  Діагностика,  довговічність  та

реконструкція  мостів  і  будівельних  конструкцій:  Зб.  наук.  праць.  –  Львів:

Каменяр, 2005. – Вип. 7. – С. 42-45.

331

82.  Зонты для строительных конструкций. // КАПСтроительство. – 2003.

- №1. – С. 40-45.

83.  Иванов А. Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

(Обзор) / Иванов А. – М.: Стройиздат, 1972. – 144 с.

84.  Иванов А. Кровельные и гидроизоляционные работы / Иванов А. –

М.: Стройиздат, 1968. – 71 с.

85.  Иващенко  А.И.  Рулонные  покрытия  на  холодных  мастиках  /  А.И.

Иващенко, М.К. Каун, Г.И. Середа. – К.: Будивельнык,  1970. - 87с.

86.  Изолируем фундамент от воды / Строительство и ремонт, -  2009.  -

№2. - С. 55-57.

87.  Изоляционные и отделочные покрытия: СНиП 3.04.01-87.

88.  Ильичев  В.А.  Описание  европейских  правил  геотехнического

проектирования:  основные  положения  и  комментарии  /  В.А.  Ильичев,  А.Б.

Фадеев / Реконструкция городов и геотехническое строительство. - СПб.: 2003.

-№5. - С.5-20.

89.  Инструкция  по  типовой  технологии  производства

гидроизоляционных работ / НИИ строит. пр-ва. – К.: НИИСП, 1968. – 63 с.

90.  Инструкция  по  устройству  гидроизоляции  /  К.:

«Оргмежколхозстрой», 1975. – 8 с.

91.  Искрин  В.С.,  Гидроизоляция  ограждающих  конструкций

промышленных и гражданских сооружений. Справочное пособие / В.С. Искрин.

– М.: Стройиздат, 1975. – 315 с.

92.  Ізоляційні  роботи  в  будівництві:  Навчальний  посібник  /  [О.М.

Лівінський, І.Н. Дудар, В.І. Терновий, В.І. Москаленко, А.Ф. Петровський та

ін.]. / За редакцією д.т.н., професора Лівінського О.М. – К.: "МП Леся", 2009. –

204 с.

93.  Карапузов  Е.К.  Восстановление  гидроизоляционных  свойств

эксплуатируемых конструкций / Е.К. Карапузов, В.В. Лайкин // Строительные

материалы и изделия. – 2006.  - № 4.- С.19- 22.

332

94.  Карапузов  Е.К.  Долговечность  систем  гидроизоляции  или  все-таки

эксплуатационная  эффективность  /  Е.К.  Карапузов,  М.Г.  Арефьева  //

Строительные материалы и конструкции. - 2011. - № 2. - С.33-35.

95.   Карапузов  Е.К.  Дослідження  впливу  полімерної  складової  на

адгезійну спроможність полімерцементних гідроізоляційних композицій /  Е.К.

Карапузов, М.Г. Ареф’єва // Строительные материалы и конструкции. – 2011. -

№ 6. - С. 35-38.

96.  Карапузов  Є.К.  Матеріали  і  технології  в  сучасному  будівництві.

Підручник, 2-ге видання, доповнене і перероблене / Карапузов Є.К., Соха В.Г.,

Остапченко Т.Є. – К.: «Вища освіта», 2006. – 493 с.

97.    Карапузов Е.К. // Эффективные гидроизоляционные материалы для

реконструкции  /  Е.К.  Карапузов,  В.А.  Вознесенский, В.М.  Чернышев //  М-лы

симпозиума. - СПб., 1992. - Вып. 1. - С.2.

98.  Карапузов  Е.К.  Мастики  герметизирующие  бутилкаучуковые  РСТ

УССР  2018-86  /  Е.К.  Карапузов,  В.М.  Чернышев, В.Г.  Кушнир.  -  НИИМП

Госстроя УССР. - К., 1987.- 15с.

99.  Карапузов Е.К.  Полимерцементные  покрытия  и  предъявляемые  к

ним требования / Е.К. Карапузов, В.Г. Соха // Моделирование и оптимизация в

материаловедении: М-лы 43-го междунар. сем. MOK43. -  Одесса: Астропринт,

2004. - С.101-103.

100. Карапузов Е.К.  Проектирование  и  выполнение  изоляции наружных

стыков  крупнопанельных  зданий  РСН  298-84  Госстроя  УССР  /  Е.К.

Карапузов, В.Г.  Кушнир, В.А.  Вознесенский.  -  НИИСП  Госстроя  УССР,  4.0.-

К.: Стройиздат, 1987. – 25с.

101. Карапузов Е.К.  Проектирование,  устройство  и  восстановление

гидроизоляции  /  Е.К.  Карапузов, В.В.  Лайкин  //  Строительные  материалы  и

конструкции. - 2006. - № 6.-С.36-37.

102. Карапузов Е.К.  Системные  решения –  надежность  и  долговечность

гидроизоляции /  Е.К. Карапузов, В.В. Лайкин  // Покрівельні та гідроізоляційні

матеріали  на  ринку  України.  Технологія  виробництва  та  застосування  в

333

сучасному  будівництві:  М-ли  Міжнар.  наук.-практ.  конфер.  (15—16 грудня

2005, Київ). — К., 2005. – С.44-49.

103. Карапузов Е.К.  Системные  решения –  надежность  и  долговечность

гидроизоляции /  Е.К.  Карапузов ,  В.В.  Лайкин   //  Строительные  материалы и

конструкции. - 2006. - № 2. - С.10-12.

104. Карапузов Е.К. Технологические основы применения двухсоставных

полимерцементных гидроизоляционных смесей / Е.К. Карапузов, В.В.  Лайкин

// Строительные материалы и конструкции. - 2011. - № 1. - С. 27-28.

105. Касинский С.Е.  Геотекстиль  –  будущее дорожного строительства  /

С.Е. Касинский // Красная линия. – 2005. – № 5. – С.14-16.

106. Кизима  Л.И.  Опыт  устройства  безрулонных  гидроизоляционных

покрытий / Кизима Л.И. – М.: Госстройиздат, 1954. – 32 с.

107. Кисина  А.М.  Полимербитумные  кровельные  и  гидроизоляционные

материалы / А.М. Кисина, В.И. Куценко. – Л.: Стройиздат, 1983. – 134 с.

108. Кіщинський С.В. Вплив природних бітумів на властивості бітумів та

асфальтобетонів / С.В. Кіщинський, Л.Ф. Кириченко, І.В. Колинець // Дороги і

мости: Збірник наукових праць. – К.: ДерждорНДІ, 2010. – Випуск 12. – 178 с.

109. Клуссон О.Е. Станция C0-I45 для устройства кровельных покрытий /

О.Е. Клуссон,  В.П.  Долганов, Н.Н.  Завражин // М.: В журн.: Строительные и

дорожные машины,  1982.- № II. - С.14-25.

110. Ковалев  С.С.  Проектировать  мягкие  кровли  с  учетом

эксплуатационно-климатических  районов  /  С.С.  Ковалев  //  Гидроизоляция,

теплоизоляция, кровля. - 2001. -№ 3. - С. 8-10.

111. Козлов В.В. Гидроизоляция в современном строительстве: [учебное

пособие] / В.В. Козлов, А.Н. Чумаченко.- М.: Издательство АСВ, 2003. – 120 с.

112. Козлов  Л.Н.  Опыт  применения  бетонов  «ЭМАКО»  для

восстановления  и  защиты  бетона  и  железобетона  /  Л.Н.  Козлов  //  Научные

труды  2-ой  Всероссийской  (международной)  конференции  по  бетону  и

железобетону. Бетон и железобетон - пути развития. М. - T.4.- 2005.-C.128-132.

334

113. Кондо Р. Фазовый состав затвердевшего цементного теста/ Р. Кондо,

М. Даймон // VI Международный конгресс по химии цемента М., 1976. — т.2'.-C.244-257.

114. Корнеев  В.И.  Словарь  «Что»  есть  «что»  в  сухих  строительных

смесях./  В.И.  Корнеев,  П.В.  Зозуля-  СПб.:  НП  «Союз  производителей  сухих

строительных смесей», 2004. -312 с.

115. Кошкин  О.И.  Гидроизоляционные  материалы  проникающего

действия бетонных конструкций и сооружений / О.И. Кошкин // Технологии

бетонов: Информационный научно-технический журнал. –2007.-№4. –С.30-31.

116. Крамар  Л.Я.  Современные  материалы  для  герметизации  и

гидроизоляции строительных конструкций, работающих в сложных условиях /

Л.Я.  Крамар  //  Популярное  бетоноведение:  научно-практический  журнал  о

бетонных технологиях и строительстве. – 2009. -№2 – С.43-48.

117. Краснов  П.Л.  Как  правильно  определить  качество  битумно-полимерных  материалов/  П.Л.  Краснов,  И.Г.  Погост  //  Строительные

материалы, 2001. -№3. - С. 14.

118. Красновская  О.А.  Битумно-полимерные  кровельные

и гидроизоляционные материалы  /  О.А.  Красновская,  В.А.  Диснарев.-  М.:

ВНИИЭСМ, 1980. - 43 с.

119. Кудрявцев И.А. Гидроизоляционные системы / И.А. Кудрявцев, М.В.

Беспалова, А.С. Чикилев. - Гомель: БелГУТ, 2000. - 443 с.

120. Кутах  О.П.  Приготування  бітумних  мастик  /  О.П.  Кутах.-  К.:

Будівельник, 1978. - 28 с.

121. Кысыыдак,  А.С.  Технологические  решения  гидроизоляционных  и

энергосберегающих  систем  при  строительстве  полигонов  ТБО  /  А.С.

Кысыыдак, Г.А. Пустов: Всерос. конкурс на лучшие науч. работы студентов по

техн. наукам: М., 2004. - С.553-554.

122. Ладыженская Л.Л. Метод количественной оценки эксплуатационной

надежности  полимербитумных  материалов / Л.Л.  Ладыженская, А.М. Кишна,

335

В.И.  Куценко,  Е.П.  Мирошников,  В.Г.  Масленников.  //  Строительные

матeриалы, 2002.- №19.- С. 7-8.

123. Лазько А.Д. Безрулонная гидроизоляция ограждающих конструкций.

Опыт Донпромстройниипроекта / А.Д. Лазько. - М.: Стройиздат, 1965. – 23 с.

124. Ланге  В.  Метилцеллюлоза  Walocel  М  улучшает  качество  сухих

смесей / В. Ланге.- Строительные материалы, 1999. - №3. -C.38-39.

125. Лапина  О.Ю.  Геосинтетика:  материалы  с  уникальным  сочетанием

характеристик / О.Ю. Лапина, А.С. Бовыкин // Красная линия. – 2009. –  №38.-C.36-40.

126. Лапина  Т.Ф.  Полимерные  резиновые  рулонные  материалы  в

строительстве / Т.Ф. Лапина, О.В. Владимирская, О.Т. Гогедош, Е.Д. Пыжова,

Д.А. Нестерова // Будівництво України, 2010.-№3- С.25-27.

127. Латышева  Л.  Специальные  цементные  смеси  для  гидроизоляции

фундаментов, подвалов и бассейнов / Л.Латышева // Технологии строительства.

– 2003. - №1 – С.64-66.

128. Лента  поливинилхлоридная  электроизоляционная  с  липким  слоем.

Технические условия:   ГОСТ 16214-86.

129. Лукинский  О.А.  Эффективные  материалы  для  гидроизоляции

фасадных конструкций зданий / О.А. Лукинский // Монтажные и специальные

работы в строительстве. – 2009 - №12 – С. 27-28.

130. Лупанов  Д.Н.  Защита  и  гидроизоляция  бетона:  правильный  выбор

материалов  –  основная  формула  успеха  /  Д.Н.  Лупанов  //  Строительные

материалы, оборудование, технологи ХХІ века. - 2008.-№7 – С.18-19.

131. Лутц  Г.  Порошковые  полимеры  для  модификации  сухих

строительных красок / Г. Лутц.- Лакокрасочные материалы.- 1997. - №2. - С.26-27.

132. Луфски  К.  Гидроизоляция  строительных  сооружений  /  К.  Луфски.

Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1982. – 208 с.

133. Луцкий С.Я. Технология строительного производства / Луцкий С.Я. -Справочник. - М.: Стройиздат, 1991.- 384 с.

336

134. Луцковский  Д.М.  Определение  оптимального  водоцементного

отношения для бетона методом электрических измерений / Д.М. Луцковский //

Бетон и железобетон. – 1959. - № 7. – С. 303-307.

135. Лыпный  М.Д.  Справочник  производителя  работ  в  строительстве  /

Лыпный М.Д. – К.: «Будівельник», 1978 – 400 с.

136. Ляпидевская  О.Б.  Повышение  долговечности  бетона  подземных

конструкций  за  счет  применения  пенетрирующих  гидроизоляционных

материалов  /  О.Б.  Ляпидевская,  Е.А.  Безуглова  //  Вісник  Донбаської

національної  академії  будівнитцва  і  архітектури.  Матеріали  ІХ  Міжнародної

наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- 2010. -№4 - С.74-75.

137. Маруха  В.І.  Гідроізоляція  будівельних  конструкцій  і  споруд  /  В.І.

Маруха, Б.Я. Генега // Аспекти будівництва. - 2009 р.-№3 – С. 38-39.

138. Мастики в строительстве / [Резниченко П.Т., Бойко В.Е., Фетисова

В.М. и др.]. - К.: Промінь, 1975. – 254 с.

139. Мастики  кровельные  и  гидроизоляционные.  Методы  испытаний:

ГОСТ 26589-94. - М.: Издательство стандартов, 1994.

140. Мастики  покрівельні  та  гідроізоляційні.  Загальні  технічні  умови.:

ДСТУ Б В.2.7-108-2001.  (Національний стандарт України).

141. Матюхин  А.Н.  Теплоизоляционные  и  гидроизоляционные  работы:

[Учебник для ПТУ] / Матюхин А.Н., Щепкина Г.Т., Неелов В.А. – М.: Высшая

школа, 1991. – 287с.

142. Менейлюк А.И. Теоретические основы использования направленных

колебаний  при  бетонировании  стен  в  грунте  /  Менейлюк  А.И.  -  Одесса,

Астропринт, Моногрфия.- 2000.– 124 с.

143. Мешков  П.И.  От  гарцовки  к  модифицированным  сухим  смесям./

П.И. Мешков, В.А. Мокин // Строительные материалы.- 1999. - №3. - C.34-35.

144. Миронов В. В поиске идеальной изоляции: модификаторы битумных

масс:  значение и  применение  /  В.Миронов  //  Современное  строительство.    –

2009. - №2. – С.58.

337

145. Михайловский  В.П.  Технологическое  обеспечение  монолитности

строительных композитов в процессе их производства и эксплуатации: автореф.

дисс. на соиск. ученой степени докт. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технология и

организация  промышленного  и  гражданского  строительства»  /  В.П.

Михайловский. – Омск, 2000. – 38с.

146. Михаил  Григорьевич  Дюженко.  Набрызг-бетонные  работы  в

строительстве / Михаил Григориевич Дюженко. - М.: Стройиздат,1980. - 118с.

147. Мишутин  А.В.  Повышение  долговечности  бетонов  тонкостенных

конструкций плавучих и портовых гидротехнических сооружений / Мишутин

А.В.,  Мишутин  Н.В.  -  Одесса:  Одесский  центр  научно-технической  и

экономической информации. - 2003. - 291 с.

148. Нагрузки и воздействия:   СНиП 2.01.07-85.

149. Надежная гидроизоляция. // Строительные материалы, оборудование,

технологи ХХІ века. - 2009.- №8 – С.22-23.

150. Надійна  гідроізоляція  забезпечує  довговічність  будинків,  споруд  і

доріг. Будівельний журнал, 2010. -№11/12  - С.30-31.

151. Наназашвили  Н.Х.  Строительные    материалы,  изделия  и

конструкции: [Справочник]/ Наназашвили Н.Х.  –  М.: Высшая школа, 1990. -

300с.

152. Нациевский  Ю.Д.  Эффективные  строительные  материалы:

[Справочное пособие] / Нациевский Ю.Д., Хоменко В.П., Заиончковский Б.Ф. –

К.: Будивельник, 1980 – 264 с.

153. Не дай собі промокнути: // Будівельний журнал.- 2008.-№8- С.22-24.

154. Неретин В.В. "Стена в грунте" и водонепроницаемость заглубленных

конструкций  /  В.В.  Неретин,  В.Д.  Иванов,  С.А.  Васильев  //  Подземное

пространство мира.- 2001.-№ 1.- C.51-53.

155. Нестеров В.Г. Технология и оборудование для производства водно-битумных и битумно-полимерных эмульсий / В.Г. Нестеров, Т.Н. Гладкая, В.Н.

Гладкий  //  Матеріали  міжнародно-практичної  конференції  «Покрівельні  та

гідроізоляційні  матеріали  на  ринку  України.  Технології  виробництва  і

338

застосування у сучасному будівництві». – К.: «НДІБМВ».- 15-16 грудня 2005 р.

– С.60-62.

156. Несущие и ограждающие конструкции: СНиП 3.03.01-87.

157. Нечаев Г.А. Гидроизоляция и активные способы защиты подземных

конструкций от воды / Нечаев Г.А. – Л.: Стройиздат, 1972. – 31 с.

158. Новинки  рынка  кровельных  и  гидроизоляционных  материалов  //

Стройка. – 2002. - №7. – С.218.

159. Носков  С.К.  Устройство  гидроизоляции  в  промышленном

строительстве / Носков С.К. -М.: Госстройиздат, 1963. – 216 с.

160. Нуриев  М.А.  Битумные  эмульсии  для  гидроизоляции  и  коррозии

строительных  конструкций  /  М.А.  Нуриев,  А.В.  Мурафа,  Д.Б.  Макаров  //

Строительные материалы.  – 2010. – №3. – С.87-89.

161. Одинцов  Д.Г.  Анализ  организационно-технологических  решений

мягких  кровельных  покрытий  /  Д.Г.  Одинцов,  А.Ф.  Косач,  И.С.  Клопунов  //

Известия высших учебных заведений. Строительство.-2000.- №6.- С 79-83.

162. Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали

на  основі  активованих  сировинних  компонентів  /  Опєкунов  В.В.  –  К.:

Видавничий дім «Академперіодика», 2001. – 216 с.

163. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям /

Основин В.Н. – Ростов на Дону; Феникс, 2005. - 438 с.

164. Основы  технологии  отделочных,  тепло-  и  гидроизоляционных

материалов  /  [В.Д.  Глуховский,  Р.Ф.  Рунова,  Л.A.  Шейнич,  А.Г.  Гелевера].-

Киев: Вища шк. Головное изд-во, 1986.- 303 с.

165. Панченко  C.B.  Справочник  по  гидроизоляции  сооружений  /

Панченко C.B.- М.: Стройиздат, 1975. - 213 с.

166. Паркинс Ф.Г. Железобетонные сооружения. Ремонт, гидроизоляция

и защита / Паркинс Ф.Г.; пер. с англ. А.В. Швецовой; под ред. М.Ф. Цитрона. –

М.: Стройиздат, 1980. – 256 с.

167. Петров  А.В.  Однослойные  кровельные  мембраны  и  технология  их

устройства  /  А.В.  Петров  //  Строительство  и  архитектура.  Сер.  Технология,

339

механизация и автоматизация в строительстве и ЖКХ: экспресс-информация:

ВНИИ НТПИ-М. -2001. -Вып.2. - С.1-8.

168. Петров  К.Ю.  Гидроизоляция,  которая  делается  один  раз  /  К.Ю.

Петров  //  Матеріали  міжнародно-практичної  конференції  «Покрівельні  та

гідроізоляційні  матерали  на  ринку  України.  Технології  виробництва  і

застосування у сучасному будівництві». – К.: «НДІБМВ».- 15-16 грудня 2005 р.

– С. 67-69.

169. Печеный  Б.Г. Битумы и битумные композиции  / Печеный  Б.Г.-  М.:

Химия, 1990.-256 с.

170. Пластмассы. Метод испытания на растяжение:    ГОСТ 11262-80.

171. Пленочный  гидроизоляционный  материал:  Superspan  fewer  joints

mean better waterproofing. Building and Construction News. 1989. -Vol. 7, № 36. -

P. 17: III. -англ.

172. Поваляев  М.И.  Физико-технические  свойства  гидроизоляционных

полимерных  материалов  /  М.И.  Поваляев,  Г.Н.  Андреева,  Л.И.  Дмитренко  //

Строительные материалы. – 1981. - №4 – С. 23-24.

173. Подольский  Ю.Ф.  Утепление  и  гидроизоляция  дома  и  квартиры  /

Подольский Ю.Ф. – Харьков, Белгород: «Клуб семейного досуга», 2011. - 350с.

174. Покровський В.М. Гидроизоляционные работы / Покровський В.М. –

М.: Стройиздат, 1985. – 320 с.

175. Полимерная  гидроизоляция  –  это  актуально!  //  Стройка.  –  2002.  -

№24. – С. 264.

176. Попенко С.Н. Гидроизоляция сооружений и зданий / Попенко С.Н. –

Л.: Стройиздат, 1981. – 304 с.

177. Попенко  С.Н.  О  возможности  применения  эмульсий  и  битумно-латексных  композицій  для  гидроизоляции  сооружений  /  С.Н.  Попенко,  Г.К.

Захарьина  //  Сборник  научных  статей:  «Теплоизоляция  и  антикоррозионная

защита сооружений». – 2006.-№3.- С.34-35.

340

178. Попов  В.В.  Материалы  для  теплоизоляционных  и

гидроизоляционных работ: [Текст] / В. В. Попов.-  М.: Высшая школа, 1988.-151с.:ил.

179. Попова  А.  Полимерная  гидроизоляция  /  А.Попова  //  Ватерпас.  –

2002. - №40. – С.106-109.

180. Попова А. Современная гидроизоляция из традиционного цемента /

А. Попова // Ватерпас. – 2002. - №39. – С.88-91.

181. Попова  В.В.  Материалы  для  теплоизоляционных  и

гидроизоляционных работ / Попова В.В. – М.: Стройиздат, 1986. – 343с.

182.  Попченко С.Н.  Гидроизоляция  сооружений  и  зданий  /

Попченко С.Н.- Л.: Стройиздат, 1981. - 304 с.

183. Производство гидроизоляционных работ: [Справочник]/ [Бабиченко

В.Я., Зенченко Ю.Н., Бабешко А.Ф. и др]; под общ. ред. В.Я. Бабиченко. –  К.:

Будівельник, 1987. – 264 с.

184. Проценко  П.В.  Средства  механизации  транспортных  и  монтажных

работ: [справочное пособие] / Проценко П.В.- Л.: Высш. инж.-тех. краснознам.

училище ВМФ, 1960. - 202с.

185. Резина. Метод определения твердости по Шору А.:   ГОСТ 263-75.

186. Рекомендации  по  возведению  заглубленных  сооружений  и

конструкций методом "стена в грунте". Киев, 1973. - 156 с.

187. Решаем  проблему  гидроизоляции:  проникающая,  обмазочная,

горизонтальная  отсечная  гидроизоляция,  гидрофобизация  //  Стройка.  –  2002-

№49 – С.200-201.

188. Родькин,  А.П.  Геосинтетические  материалы  для  дорожного

строительства / А.П. Родькин // Строит. материалы, 2000. - №12. - С.20-26.

189. Рокель М. Гідроізоляція фундаментів і підвалів / М. Рокель // Ринок

інсталяцій. - 2007.-№12-С.32-34.

190. Рокель  М.  Діагностика  перед  відновлювальними  і  ремонтними

роботами / М. Рокель // Наука і техніка. - 2008р. - №1- С.19-23.

341

191. Рудницький  Л.  Гидроизоляция  /  Л.  Рудницький  //  Стройка.-№1.  -

2009 г. – С.162-169.

192. Рудукан  Р.  Гидроизолируем:  гидрофобизирующие  и

гидроизоляционные материалы / Р. Рудукан // Стротельство & Реконструкция. –

2003. - №8. – С.32.

193. Руководство по приготовлению и использованию составов на основе

термореактивных  смол  в  строительстве.  –  М.:  Издательство  литературы  по

строительству, 1969. – 80 с.

194. Руководство  по  применению  в  кровлях  и  гидроизоляции

наплавляемого материала «Агаилон» // М: ЦНИЦпромздании.-1996. - С.30.

195. Рулонные кровельные материалы на основе полимеров и каучуков-DER  VERB  AND  GUALITATSABDICHTUNG  MIT  KUNSTOFF  UND

KAUTSCHIK  (VKK)  UND  SEINE  ZIELSETZUNGEN  Linder  M.S.

Dachdeckermeister. -1991. -№ 1. S. 48-51. - нем-ISSN/ISBN 0343-382X.

196. Рулонный  гидроизоляционный  материал;  Roof  refurbishment  with

singe-layer  roofing  /  Roofing  Contractor.  -1990.-Vol.39.-№291.-P.20:  III.-aHni.ISSN/ISBN 0035-8193.

197. Рунова  Р.Ф.  Технологія  модифікованих  будівельних  розчинів:

[підручник] / Р.Ф. Рунова, Ю.Л. Носовський. – К.: КНУБА, 2007. – 256 с.

198. Рыбьев  И.  А.  Технология  гидроизоляционных  материалов  И.  А.

Рыбьев, А. С. Владычин, Е. П. Казенинова Е.П. и др. – М.: Высш. шк., 1991. –

287 с.

199. Рябов  К.Д.  Справочник  молодого  теплоизолировщика  и

гидроизолировщика / Рябов К.Д. – М. Высшая школа, 1988. – 176с.

200. Савельєва  Н.В.  Гідроізоляційні  еластомірні  матеріали  для

будівельних  конструкцій  /  Н.В.  Савельєва,  А.П.  Піднебесний,  Н.І.  Пасько  та

інші // Будівництво України. – 2011. -№6.– С.45 – 46.

201. Савйовский В.В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / В.В.

Савйовский, О.И. Болотских – Харьков: Изд. дом «Ватерпас», 1999. – 356с.

342

202. Савйовский В.В. Технология реконструкции / В.В. Савйовский. – Х.:

Основа, 1997. – 256 с.

203. Сайт  компании  “Евроизол  Геосинтетикс”  [Электронный  ресурс].  –

Режим доступа: http://www.geosvit.net. – Дата доступа : 18.05.2011.

204. Салий В.И. Современные материалы и технологии для устройства и

ремонта  кровель,  гидроизоляции,  герметизации,  вибро-  звукоизоляции,

антикоррозионной  защиты  на  основе  бутилкаучука  /  Салий  В.И.  //Матеріали

міжнародно-практичної конференції «Покрівельні та гідроізоляційні матеріали

на  ринку  України.  Технології  виробництва  і  застосування  у  сучасному

будівництві». – К.: «НДІБМВ», 15-16 грудня 2005 р. – С.74 – 81.

205. Самойлов  В.С.  Справочник  строителя  /  Самойлов  В.С.  –  М.:

Аделант, 2005 – 480 с.

206. Самченко  Ю.И.  Комплексная  механизация  полимербитумных

гидроизоляционных работ / Самченко Ю.И. – Л.: Стройиздат,1988. - 175с.

207. СВН  109-79.  Инструкция  по  проектированию  и  устройству

гидроизоляции тоннелей. – М.: Стройиздат, 2000. – 45 с.

208. Семиков  Д.А.  Особенности  мастики  холодного  применения

СЛАВЯНКА® / Д.А. Семиков // Кровельные и гидроизоляционные материалы.

Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2007.  -  №4 –

С.23.

209. Сергеев A.M. Гидроизоляция, экология и человеческий фактор / A.M.

Сергеев // Строительные материалы. - 2001. - №3 - С. 8-9.

210. Синайский  А.Г.  Гидроизоляционные  и  кровельные  материалы  на

основе синтетических каучуков / А.Г. Синайский, В.А. Новиков //Строительные

материалы.-1996.- № 11. -С.10-14.

211. Синявский  В.В.  Материалы  для  гидроизоляции  и  гидрофобизации

сооружений  /  В.В.  Синявский  //  Строительные  материалы,  оборудование,

технологии ХХІ века. – 2003. - №5 – С.22-23.

212. Системи  гідроізоляції  будівельних  конструкцій  будівель  і  споруд

«Ceresit»: Посібник з проектування, улаштування і відновлення гідроізоляції до

343

СНИП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»  -  К.: МП «Леся»,

2010. – 212с.

213. Современные гидроизоляционные материалы: Справочник. -  К.: АО

«Мастера», 2002.  – 192с.

214. Современные материалы для общестротельных и отделочных работ:

Справочное пособие / Сост. Погодина Т.М. С-Пб.: Профи-Информ, 2005 – 522с.

215. Современные технологи в строительстве: учебник / Под. ред. А.И.

Менейлюка. – К.: Освита Украины, 2010. – 510с.

216. Современные  технологии  в  строительстве:  учебник  /

[А.И.Менейлюк, В.С. Дорофеев, В.Г. Соха и др.]: [2-е издание исправленное и

дополненное]. – Одесса. 2012.– 549 с.

217. Современные технологии устройства кровельных покрытий (часть 1)

Nowoczesne  technologie  wukonywania  zabezpiczen  wodochronnych  w

budownictwie  (czesci)  /  Е.  Ludczynska,  Z.  Han  //  Budownictwo  I  gospodarka

miejska, 1992 - № 8-9 - S. 27-28 - польс.

218. Сокова  С.Д.  Устранение  дефектов  гидроизоляции  подземных

сооружений  /  С.Д.  Сокова  //Кровельные  и  гидроизоляционные  материалы.

Строительные материалы, оборудование, технологии ХХІ века. – 2007.  -  №4 –

С.52.

219. Соколовский В.Т. Изоляционные работы / Соколовский В.Т. - Л-М.:

Госстройиздат, 1961. – 244с.

220. Соломатов  В.И.  Химическое  сопротивление  материалов  [Текст]  /

В.И. Соломатов, В.П. Селяев, Ю.А. Соколова // Применение полимерных смол

в бетонных и железобетонных конструкциях. М.: МИИТ, 2001. -234 с.

221. Соломатов,  В.И.  Водостойкость  полимербетона  [Текст].  /  В.И.

Соломатов // Бетон и железобетон. — 1974. № 8. - С. 36-39.

222. Соломатов,  В.И.  Оценка  химической  стойкости  полимербетонов  и

конструкций  из  них  Текст.  /  В.И.  Соломатов,  А.Д.  Маслаков  //  Применение

полимерных  смол  в бетонных и  железобетонных  конструкциях:  Сб.  науч.

трудов. - Вильнюс: [б.и.], 1971. – C.51-53.

344

223. Соломатов,  В.И.  Сопротивление  полимербетонов  воздействию

агрессивных  сред  [Текст]  /  В.И.  Соломатов,  Ю.Б. Потапов,  А.П.  Федорцев  //

Известия ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура. 1981. - № 2. - С. 75 - 80.

224. Соломатов,  В.И.  Ускоренный  метод  определения  коэффициента

диффузии жидкости в полимерные материалы [Текст] / В.И. Соломатов, Л.M.

Масеев, Т.В. Соломатова // Известия ВУЗов. Сер. Строительство и архитектура.

1977. - № 3. - С. 35-37.

225. Сохадзе  В.Ш.  К  вопросу  устройства  изоляционных  покрытий

полимербитумными материалами / В.Ш. Сохадзе, А.Н. Буряк // Архитектура и

строительство.-2009.- №4.  - С.92-93.

226. Спектор  Э.М.  Кровельные  и  гидроизоляционные  материалы  на

основе эластомеров / Э.М. Спектор // Каучук и резина.- 1996.- № 3. -C.37-42.

227. Спектор  Э.М.  Рулонные  кровельные  и  гидроизоляционные

материалы на основе эластомеров: [учеб. пособие]. / Спектор Э.М. - М.: Изд-во

АСВ, 2003. - 280 с.

228. Справочник по клеям и клеящим мастикам в строительстве / [В.Г.

Микульський,  О.Ф.  Шолохов  и  др.];  под.  ред.  В.Г.  Микульского  и  O.Л.

Фиговского.– М.: Стройиздат, 1984. – 240.

229. Справочник по строительным работам. / Под ред. А. Трофименко –

Нижний Новгород: ТОО «Вента -2», 1994. – 619с.

230. Справочник  строителя.  Строительная  техника,  конструкции  и

технологии / Под ред. Х. Нестле. – М.: Техносфера, 2010.- 872с.

231. Справочник  строителя.  Строительная  техника,  конструкции  и

технологии.  Сборник  в  2-х  т./  Х.  Фрей;  пер.  с  нем.  А.Ф.  Соловьева,  -  М.:

Техносфера, 2007. - 378с.

232. Старение  поливинилхлоридных;  кровельных  материалов

Alterungsverhalten  von  dachbahnen  aus  weich-  pvc  in.  abhängigkeit  von  der

materialdicke. R.Schoepe et al. Сер Нем. ФРГ. Kunststoffe 1987; № 7; S. 693-695;

ILL ISSN/ISBN 0023-5563.

233. Стоп влага // Строительство и реконструкция.- 2010.- №5.- С.18-19.

345

234. Строительное материаловедение: [учебное пособие] / Под. ред. В.А.

Невского. – Ростов: Феникс, 2010 – 588с.

235. Строительные  и  отделочные  материалы.  Характеристики  и

технологии. Справочник. – Харьков: Пасыфик, 2008. – 1148 с.

236. Строительные материалы: Учебник для студентов вузов./ Под. ред.

Г.И. Гончарова. – М.: Высшая школа, 1982. – 352с.

237. Строительные материалы: Справочник. / Под ред. А.С. Болдырева,

П.П. Золотова. – М.: Стройиздат, 1989. -  367с.

238. Суміші  будівельні  сухі  модифіковані.  Загальні  технічні  умови.:

ДСТУ Б В.2.7-126: 2011. (Національний стандарт України).

239. Суханевич  М.В.  Гідроізоляційні  матеріали  на  основі  органо-мінеральних в’яжучих речовин / М.В. Суханевич, С.Г. Гузій // Нова тема.- 2009

р. -№ 3- С.21-26.

240. Сухие  строительные  смеси:  [Справ.  пособие]  /  Е.К.  Карапузов,  Г.

Лутц, Х. Герольд и др. – К.: Техника, 2000 – 226 с.

241. Тарасов  В.  Л.  Высокоэффективная  гидроизоляция  подземных

сооружений  с  применением  бентонитовых  материалов  /  В.Л.  Тарасов,  А.П.

Баглай, Ю.Т. Копытин // Современные проблемы в строительстве.  –  Донецк:

Донецкий ПромстройНИИпроект.- 2006.- № 4(9). − С. 277-280.

242. Технологическая  карта  на  устройство  гидроизоляционных

подземных  строительных  конструкций  с  применением  современных

наплавленных рулонных материалов предприятия «Технониколь»: 357 00 000

ТК/ Госстрой Украины. К.: НИИСП. –2001  - 14 с.

243. Технологический регламент на проектирование и выполнение работ

по  гидроизоляции  и  антикоррозионной  защите  монолитных  и  сборных

бетонных и железобетонных конструкций. – 2-е изд., перераб. и доп.- М., СРО

«РСПППГ», 2008. – 64с.

244. Технология  строительных  процессов  /  [Афанасьев  А.А.,  Данилов

Н.Н., Копылов В.Д. и др.]/ - М.: Высшая школа, 2000.- 463 с.

346

245. Технологія будівельного виробництва: Підруч. / [В. К. Черненко, М.

Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.]; за ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. –

К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

246. Технологія будівельного виробництва: практикум; навч. посібник /

[М.Г. Ярмоленко, Є.Г. Романенко, О.Ф. Осипов та інші.].  –  К.: Вища школа,

2007. – 207с.

247. Тобаев  П.О.  Ремонт  гидроизоляции  существующих  сооружений  и

ликвидация аварийных протечек / П.О. Тобаев // Прораб. – 2006. - №3 –С.50-51.

248. Требования  к  гидроизоляции  из  полимерных  материалов;  Sichere

dachabdichtungen. Сер. нем. ФРГ. DDH: Dachdecker-Handwerk  1985.-№ 14/15. -

S. 28-31.

249. Трубников  Н.В.,  Гидроизоляция  подземных  сооружений  /  Н.В.

Трубников, Л.Э. Гульбе // М. – Л.: ОНТИ, 1935. – 109 с.

250. Укрощение  воды.  Строительство  и  реконструкция.  -  2011.-  №5.  -C.20-21.

251. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

[Текст]:  ДБН  В.2.6-22-2001  –  Введ.  01-01-2002.  –  К.:  Державний  комітет

будівництва,  архітектури  і  житлової  політики  України,  2001.  –  49  с.  –

(Національний стандарт України).

252. Урецкая  Е.А.  Модифицированные  сухие  строительные  смеси

«Полимикс» в современном строительстве / Е.А. Урецкая; Н.К. Жукова, З.И.

Филипчик,  Е.М.  Плотникова,  Т.М.  Кухта,  И.О.  Конюшик  //  Строительные

материалы. - 2000. - №5.- C.36-38.

253. Урецкая  Е.А. Сухие строительные, смеси: материалы и технологии

[Научно-практическое  пособие.]  /  Е.А.  Урецкая,  Э.И.  Батяновский.-Минск:

НПООО «Стринко», 2001. - 208 с.

254. Фадеев А.Б. Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений:

[Учебное пособие] / СПб.: Гос. архит.-строит. ун-т, 2007. - 53 с.

255. Физико-химическая  механика  дисперсных  минералов.  //  Под.  ред.

Н.Н Круглицкого. – К.: Наукова думка, 1974. - 243 с.

347

256. Химерник  Ю.А.  Защита  зданий  и  сооружений  от  грунтовых  вод  /

Химерник Ю.А. – К.: Будивэльнык, 1976. – 139 с.

257. Хоменко,  В.П.  Защита  строительных  конструкций  от  коррозии

[[Текст]:  Справочное  пособие]  /  В.П.  Хоменко,  Н.В.  Власюк.  -  Киев:

Будiвельник, 1971. - 142 с.

258. Цуварев М.А. Гидроизоляция подземных сооружений штукатурными

составами / Цуварев М.А. – М.: Стройиздат, 1988. – 64 с.

259. Цыпкина  О.Я.  Гидроизоляция  и  антикоррозионная  защита

железобетонных конструкций и сооружений / Цыпкина О.Я. -  К.: Будивэльнык,

1977. – 80 с.

260. Чайка  А.Г.  Применение  газопламенного  оборудования  при

производстве кровельных и гидроизоляционных работ / А.Г. Чайка // Кровля и

гидроизоляция. - 2002. -№ 4. - С. 47.

261. Чеботаревский  В.В.  Технология  лакокрасочных  покрытий  /  В.В.

Чеботаревский, Э.К. Кондратов. М.: Машиностроение, 1978. - 295 с.

262. Черненко  В.К.  Обоснование  и  разработка  технологии  и  средств

механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций: автореферат

диссертации  д-ра  техн.  наук:  спец.  05.23.08  «Технологія  і  організація

промислового та цивільного будівництва» / В.К. Черненко - КИСИ. Киев, 1991.

- 35 с.

263. Чистяков  В.В.  Покрівельні  і  гідроізоляційні  матеріали:  [Конспект

лекцій] / Чистяков В.В. – К.: КНУБА, 2007. – 60с.

264. Чумаченко А.Н. Гидроизоляция в современном строительстве/ А.Н.

Чумаченко, В.В. Козлов.- M.: АСВ, 2003. - 118 с.

265. Шаленный В.Т. Обоснование и предложение по совершенствованию

конструкции разборно-переставной опалубки для непрерывного бетонирования

многоступенчатых ленточных фундаментов / И. С. Сеник, В. Т. Шаленный, О.

А. Бицоева // Строительство и техногенная безопасность. Сб. науч. трудов.  -

Симферополь: НАПКС, 2012. - Вып. 42. - С. 63-68.

348

266. Шаленный  В.Т.  Прогрессивная  концепция  возведения

спецсооружений  и  гражданских  объектов  на  морской  акватории  /  С.И.

Федоркин, В.Т. Шаленный, А.А. Ковалев, А.А. Тарабащук // Строительство и

техногенная безопасность. Сб. науч. трудов. -  Симферополь: НАПКС.-  2011.  -

Вып. 39. - С. 98-103.

267. Шейкин  А.Е.  Структура  и  свойства  цементных  бетонов./  А.Е.

Шейкин, Ю.В. Чеховский, М.-М. Бруссер М.: Стройиздат,1979. - 344 с.

268. Шилин  А.A.  Гидроизоляционные  мембраны  из  природных

материалов / А.A. Шилин // Строительный эксперт. – 2002.  -№9. – С.10-11.

269. Шилин А.А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений

при строительстве и ремонте: [учеб. пособие] / Шилин А.А. - К.: Оптима, 2005.

– 400с.

270. Шнейдерова  В.В.  Антикоррозийные  лакокрасочные  покрытия  в

строительстве / Шнейдерова В.В. - М.: Стройиздат, 1980. - 180 с.

271. Шульженко  Ю.П.  Полимерные  кровельные  и  гидроизоляционные

материалы  /  Ю.П.  Шульженко,  Л.K.  Григорьева  //  Аналитический  обзор.

«Промышленность  полимерных,  мягких  кровельных  и  теплоизоляционных

строительных материалов». Сер. 6. Вып.2. -М.: ВНИИНСМ, 1993. -38 с.

272. Шумаков И. В.  Особенности  выбора  конструктивных  и

технологических  решений  при  возведении  подземной  части  многоэтажных

каркасно-монолитных  зданий  /  И.В.Шумаков,  Ю.В.Ложка  //  Наук.  вісн.

будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008. – Вип. 50. – С. 39-45.

273. Щербина  Е.В.  Геосинтетические  материалы:  Классификация,

свойства, область применения / Е.В. Щербина, В.И. Теличенко, А.А. Алексеев,

Б.В. Смутчук // Изв. вузов. Стр-тво. 2004. - №5. - С.50-55.1. XXX

274. Щербина  С.М.  Відновлення  горизонтальної  гідроізоляції  стін

будівель шляхом їх об’ємної гідрофобізації / С.М. Щербина, О.П. Гнип, В.М.

Мішин та інші. // Збірник науково-технічних праць Національного технічного

університету України, 2011 р. – С.118-122.

349

275. Щербина  С.Н.,  Технология  защиты  стен  зданий  от  увлажнения

оптимальным составом добавки-гидрофобизатора / С.Н. Щербина, И.Н. Бабий,

О.С. Бронник. - Вісник ОДАБА.- 2008.-Вип.30. – С. 25-30.

276. Юркевич  Г.Г.  Гидроизоляция  подземных  сооружений  с

использованием  геосинтетиков.  Три  подхода  к  обеспечению  надежности

гидроизоляции / Юркевич Г.Г. – М.: ТИМР, 2001.- 73с.

277. Ярмоленко Н.Г. Справочник по гидроизоляционным материалам для

строительства / Н.Г. Ярмоленко, Л.И. Искра.- К.: Будивельник, 1979. - 160с.

278. Яценко  А.М.  Использование  отходов  нефтехимических  и

нефтеперерабатывающих  производств  /  А.М.  Яценко,  В.В.  Прокопенко,  А.А.

Чебенко и др. // Экология и ресурсосбережение. – 2000. - №3.  - С.47-51.

279. Auch  Flachdacher  halten  nicht  Ewig.-Fertigteilbau  +  Industrialisiertes

Bauen.- 1983.- N 4. -S. 38-40.

280. Binns  A.  Rotary  coring  in  soils  and  soft  rocks  for  geotechnical

engineering / Proc. Instn. Civ. Engrs. London: 1998.-№4. - P. 63-74.

281. Busching  H.W.  Effects  of  Moisture  in  Built-Up  Roofing  A  State-of-the-Art Survey / H.W. Busching, R.G. Matley, W.J. Rossiter // NBS Technical Note 965,

1978.- 24 p.

282. Cates  K.L.  Revitalize  your  leadership  /  Cates  K.L.  //  Professional

Roofing.-December, 2006.- P. 22-24.

283. Cesare Melegan. Introduction to the Jet-Grouting Methods. Seminar on jet

grouting / Cesare Melegan.- Singapore, 1997.- 18 p.

284. Crowe  J.P.  Modified  bitumen  fascia  caps  /  J.P.  Crowe  //  Professional

Roofing. -August 2006.-P. 18.

285. EINLAGIGE Dacshanierung mit Elastomer Bitumen - Schweisshahhen. -

Dachdecker - Handwenk, 1982.- N 9.- S. 14-17.

286. Farrell E. An instrumented driven pile in Dublin boulder clay / E. Farrell,

В. Lehane, M. Looby // Proc. Instn. Civ. Engrs. London. -1998.-№10. - P. 233-241.

287. FLAT roofing: maintenance and renewal. Roofing Contractor.-1982.- vol.

31.-N 212, P.13 -16.

350

288. Fleming W.G. Piling engineering / Fleming W.G.  -  London: 1994.  - 127

S.

289. Gan L.M. Durability of silicon sealant bond on metal or glass / L.M. Gan

// Durability & Building Materials. -1985. - vol. 2. - № 4. - P. 379-385.

290. Gaucas  P.,  Zavadskas  E.K.  Neapribrcztqjii  teorijos  taikumas  pastatq

valdymo sprendimi} priemimo systemoms / P. Gaucas, E.K. Zavadskas // STATYBA

(civil engineering). - Vilnus: Technika.-2000.-Vol VI.- No. 4- P.237-246.

291. GrSnne F. Air and Water Tightness in Building Envelopes -Evaluation of

Methods  for  Quality  Assurance  /  F.  GrSnne  //  Division  of  building  technology.  –

Stockholm.- 2001. – Bulletin.- No187. - P. 1-84.

292. Hunkemoller P. Flussigfolie fur Industriedachflachen /  P. Hunkemoller. -Saniering. Zbl. f. Industritbau.- 1983.- N 4.- S.341.

293. Karapuzov E.K. Experimental-statistical modeling of polymer composites

for  concretes  /  E.K.  Karapuzov,  V.V.  Voznesensky,  T.V.  Yashenko  //  Oostende

(Belgium).- July 3-5.- 1995. – P.7.

294. Kirby  R.  Waterproofing  membranes  /  R.  Kirby.-  Professional  Roofing,

December 2006.- 14 p.

295. Long  M.  The  behavior  of  driven  tubular  steel  piles  in  the  laminated

mudstones  of  south-west  Ireland  /  M.  Long  //  Proc.  Instn.  Civ.  Engrs.  -London:

1997.- №12.-P. 242-252.

296. Mahmoud  M.  Achieving  tight  limits  in  instrumentation  borehole

verticality / M. Mahmoud // Proc. Instn. Civ. Engrs. London.- 1997.- №1.-P. 33-41.

297. Morita  M.  Borehole  breakdouwn  pressure  with  drilling  fluids.  1.

Emperical result / M. Morita, A.D. Black, G.F. Fun // Int. J. Rock Mech. and Mining

Sci and Geomech. Abstr.-1996.-33.-№ 5.-P.213A.

298. Ooms G. Influence of drill pipe rotation and eccen-tricity on pressure drop

over borehole during drilling / G. Ooms, B.E. Kampman-Reinharts // Eur. J. Mech. B.

1996. – 15.- №5. - P.695-711.

351

299. Optimization  of  polymer-containing  compositions  for  water  protective

and  decorative  façade  coats/  E.  Karapuzov  -  Sofia.  7

th

International  Conference  on

Mechanics and technology of composite materials. – October,10-12, 1994.

300. Physical properties and performance of bult-up roofing membranes- part2.

// Construction Specifier.- 1984.-vol. 37. - №12. - P. 4-49.

301. Pierson  P.  La  solution  geomembranes  /  P.  Pierson  //  Preventique.-1990.-№35. -P.69-72.

302. Poukhonto  L.  M.  Durability  of  Concrete  Structures  and  Constructions  –

Silos, Bunkers, Woter Towers, Retaining Walls / Poukhonto L. M.; (Transleted from

Russian) A.A. Balkema.- Publishers.-2003. – 408 p.

303. Protection  de  l'environnement.  Utilisation  des  geomembranes

bitumineuses pour l'etancheite des decharges // BITUME ACTUAL. 1992. - № 95. -P. 13-18.

304. Ramachandran  V.S.  Influence  of  superplasticizers  on  the  Hydration  of

cement/  V.S.  Ramachandran  -3-rd  Inter.  Congs.  Polymers  in  concrete.  Koriyama,

(Japan).-1981. -P.1071-1081.

305. Shotton P.G., Improved techniques for the construction of retaining walls

and  piles  with  particular  reference  to  top-down  construction.  Technical  note  /  P.G.

Shotton // Geotechnique 42.- № 1.- P.143-149.

306. Shtegner  J.  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  Flächen  an  Gebäuden

mittels  aushärtbarer  Dickstoffe  /  Shtegner,  J.  Shtegner  A.  //  Die  Beschreibung  der

Erfindung zum Patent Deutschlands No. DE 4.440.111, 09.10.1999.- 90p.

307. Singh M. Effect of phosphatic and fluoride impurities of phosphogypsum

on  the  properties  of  selenite  plaster  /  M.  Singh  //  Cement  and  concrete  research.  -2003.- vol 33; number 9, page(s) 1363-1369 Elsevier Science B.V., Amsterdam.

308. Straßenfahrzeuge;  IP-Schutzarten;  Schutz  gegen  Fremdkörper,  Wasser

und  Berühren;  Elektrische  Ausrüstung:  DIN  40050-9:  [Road  vehicles;  degrees  of

protection  (IP-code);  protection  against  foreign  objects,  water  and  impact;  electrical

equipment],  May  1993.  An  English  translation  of  the  German  original  is  available

from DIN.

352

309. Vicat  L.  J.  Mortars  and  cements  /  L.J.  Vicat.  Wimbledon:  Donhead.-1997.- 342 p.

310. Voznesensky V. Search for optimal compromise compositions of fibrous

polymer-cement  dry  mixes  with  computational  materials  science  methods  /

V.Voznesensky,  T.Lyashenko,  V.Sokha,  E.Karapuzov  //  Ibausil.  Internationale

Baustofftagung. Bundesrepublik Deutschland. – 2006. – S. 2-0327 – 2-0334.

311. Voznesensky V. Transformation of viscosity function in mixture space of

polymer-containing  composition  /  V.Voznesensky,  T.Liaashenko,  O.  Lapina,  E.

Karapuzov  //  Sofia.  8

th

International  Conference  on  Mechanics  and  technology  of

composite materials. -  September 29. – October 2.- 1997.-P.285-290.

312. Walter  J.  Nondestructive  methods  for  inspection  of  seams  of  single-ply

roofing  membranes  /  J.  Walter,  Jr.  Rossiter  //  Thermal  Infrared  Sensing  for

Diagnostics and Control (Thermosense IX). SPIE Proceedings.-Vol.780.-1987.-P.2-9.

313. Whitworth L.J. The design, construction and load testing of Starsol piles,

Perth,  Scotland  /  L.J.  Whitworth,  N.  Thomson  //  Proc.  Instn.  Civ.  Engrs.  London:

1995.-№10. -P.233-241.

314. www.aviltek-akva.ru

315. www.basis-pro.ru/tehnologiya_primeneniya

316. www.chemsystem.ruм

317. www.tn.ru

318. Zhdanyuk V.K. Application of gussasphalt on polymer modified bitumen

for  bridge  deck  waterproofing  /  V.K.  Zhdanyuk,  A.A.  Ivzenko,  Y.A.  Masyuk,  K.V.

Zhdanyuk  //  Dynamics  of  Civil  Engineering  and  Transport  Structures  and  Wind

Engineering:  3

rd

International  Conference.  –  Vratna,  Slovak  Republic,  23–26  May

2005. – P. 269-272.

319. Zolotov  M.  The  influence  of  technological  factors  on  bridge  deck

waterproofing  when  laying  hot  asphalt  concrete  protective  and  wearing  courses  /

Zolotov  M.,  Zhdanyuk  K.,  Zhdanyuk  V. //  Better  roads  –  better  life: 1

st

Polish  Road

Congress.- Warszawa, Poland, 4-6 October 2006. – Warszawa, 2006. – P. 491-498.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html