Олексієнко Сергій Олександрович. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією : дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Чернігівський держ. технологічний ун-т. — Чернігів, 2006. — 180арк. — Бібліогр.: арк. 159-172

Олексієнко С.О. Вплив неметалевих включень на підвищення довговічності конструкційних матеріалів поверхневою модифікацією. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство. – Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Національна академія наук України. – Київ, 2006. Дисертація присвячена комплексній оцінці основних закономірностей впливу хімічної природи неметалевих включень (НМВ) в сталі на її довговічність та ефективність поверхневої модифікації і розробці на цій основі синергічних металохелатуючих композицій (СМХК) на вторинній сировині з пониженою екологічною небезпекою та з високою ефективністю підвищення довговічності сталі в агресивних середовищах наномасштабним поверхневим металохелатуванням. Встановлено ряди небезпеки НМВ в сталі 20, Х18Н10Т модельних плавок: оксиди, нітриди, сульфіди та пластичні силікати) – за електрохімічною гетерогенністю, наводнюванням в NACE та ін. наводнювальних технологічних середовищах; за концентрацією термічних (мозаїчних), механічних напружень на міжфазній границі Ме-НМВ. Вперше виявлені нові фактори впливу НМВ на довговічність, експлуатаційну надійність, водневу деградацію сталі: електросорбційна валентність, за якою визначена превалююча роль оксидів в механізмі руйнування сталі – за участю позитивно заряджених іонів Н+ і сульфідів – за участю негативно заряджених іонів водню Н-; негативний диференц-ефект, що пришвидшує руйнування сталі, в залежності від НМВ, при статичному та малоцикловому навантаженні. Розроблені, на основі кореляцій показників фізико-хімічних явищ на поверхні, в поверхневому шарі та об’ємі металу, з характеристиками синергістів, активні синергічні металохелатуючі композиції, ефективні для поверхневої модифікації сталі для підвищення її довговічності, експлуатаційної надійності та екологічної безпеки. Результати роботи знайшли практичне застосування на виробництві та в учбовому процесі..

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової і прикладної задачі матеріалознавства – підвищення довговічності сталі, з врахуванням впливу неметалевих включень, поверхневою модифікацією наномасштабним металохелатуванням. 1. Розвинуто і поглиблено теоретичні уявлення про основні закономірності та механізм впливу неметалевих включень – НМВ (на прикладах сталі 20, Х18Н10Т модельних плавок): оксидів (глиноземисті шпінелі), сульфідів (FeSMnS), пластичних силікатів (хFeOуMnOzSiO2) і нітридів титану (TiN) на довговічність сталі в експлуатаційних умовах, що базуються на оцінці термодинамічних та кінетичних параметрів гетерогенних процесів, адсорбції на поверхні сталі з різними НМВ, особливостях фізико-хімічних явищ в об’ємі та робочому шарі деталей (наводнювання) при їх статичному та малоцикловому навантаженні в технологічних середовищах з різною агресивністю. 2. Встановлені ряди небезпеки НМВ за електрохімічною гетерогенністю, наводнюванням (Сульфіди > Оксиди > Пластичні силікати > Нітриди), за концентрацією на міжфазній границі Ме-НМВ термічних (мозаїчних) напружень stang (Оксиди > Пластичні силікати > Нітриди), за відносним коефіцієнтом концентрації механічних напружень КЕ (Пластичні силікати > Сульфіди > Оксиди > > Нітриди). За більшістю показників найменш небезпечні в середовищі NACE – нітридні неметалеві включення. 3. Виявлені суттєві впливові фактори дії НМВ на довговічність сталі в умовах водневої деградації. За електросорбційною валентністю fN в механізмі руйнування за участю позитивно заряджених іонів водню Н+, превалююча роль належить оксидам: Оксиди > Пластичні силікати > Нітриди > Сульфіди, а за участю Н- – сульфідам: Сульфіди > Пластичні силікати > Нітриди > Оксиди; за негативним диференц-ефектом, що знижує довговічність при статичному та малоцикловому навантаженні сталі 20, ряд небезпеки НМВ становить: Сульфіди > Оксиди > Пластичні силікати > Нітриди; для Х18Н10Т (Оксиди > Сульфіди > Нітриди); мінімальному струму обміну за воднем у нітридів відповідає найменше значення роботи виходу електрону Фм. 4. Розроблено наукові принципи створення ефективних синергічних металохелатуючих композицій (СМХК) на вторинній сировині (регіональні відходи виробництва: капролактам – ВАТ “Хімволокно”, МП – РХП “Азот” та ін.) для підвищення довговічності сталі, з різними НМВ, поверхневою модифікацією, які полягають у кількісній оцінці і встановленні чисельних кореляційних залежностей металофізичних, фізико-механічних властивостей сталі та фізико-хімічних СМХК (адсорбційні, захисні властивості та ін. – електронні та термодинамічні характеристики синергістів). 5. Розкрито природу адсорбційних явищ на сталях і встановлено вплив НМВ на хемосорбційні процеси при металохелатуванні та його активізацію при зниженні роботи виходу електрону та гальмування НДЕ: адсорбція здійснюється за двома механізмами – блокувальним та енергетичним на рівномірно-неоднорідній поверхні сталі (Сульфіди > Нітриди > Оксиди > Пластичні силікати), за ізотермою Тьомкіна. Розраховано коефіцієнти синергізму підвищення довговічності сталі наномасштабним поверхневим металохелатуванням з врахуванням впливу НМВ: Сульфіди > Нітриди > Пластичні силікати > Оксиди (від 1,6 до 1,2), при малоцикловому навантаженні. За більшістю показників найбільш благоприємні неметалеві включення – нітриди. Найбільш небезпечні НМВ в агресивному середовищі NACE – сульфіди. 6. Розроблено рецептуру оптимальної синергічної металохелатуючої композиції (СМХК), мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) на вторинній сировині для підвищення довговічності сталі, з різними НМВ, ще на етапі формоутворення деталей та їх подальшої експлуатації в агресивних технологічних середовищах: Ккр в хлоридному середовищі з рН3 максимальний у нітридів (147,5), мінімальний – у сульфідів (115,0), показник наводнювання Vн в NACE мінімальний у нітридів (6,9), максимальний у оксидів (15,0), що обумовлює найвищу малоциклову витривалість у нітридів (15250 циклів до руйнування) і найменшу у – оксидів (9350). 7. Визначена прогнозна екологічна оцінка розроблених СМХК, МОР, що за сумарним індексом токсичності (К,СМХК=21,2, К,МОР=15,2) відносяться до 4 класу небезпеки – мало небезпечні матеріали, та встановлена техніко-економічна та соціально-екологічна ефективність підвищення довговічності сталі поверхневою модифікацією СМХК, МОР на вторинній сировині (з утилізацією відходів виробництва, споживання), що складає Е= Еі = 65000грн/рік, із запобіжним екологічним збитком W = 42061 грн/рік. 8. Результати роботи знайшли практичне використання на виробництві: ВАТ “Хімволокно”, ВАТ “ЧеЗаРа”, ТОВ “ТехНова”, ВАТ “Чернігівський інструментальний завод”..