Савченко Марія Олегівна. Одержання високодисперсного діоксиду кремнію, модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами : Дис... канд. наук: 05.17.01 - 2008.

Савченко М.О. Одержання високодисперсного діоксиду кремнію, модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин. – Державний вищий навчальний заклад „Український державний хіміко-технологічний університет”, Дніпропетровськ, 2008 р. Дисертація присвячена розробленню технології високодисперсного силіцію (IV) оксиду, модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами з рідкого скла. Запропонована технологія дає змогу одержувати модифікований силіцію (IV) оксид із заданими фізико-хімічними властивостями, що зумовлює доцільність його застосовування як наповнювача гумотехнічних виробництв. Здійснено термодинамічні дослідження рівноважної системи Si-O-H-Na-S з урахуванням утворення твердої фази. Встановлено температурний режим ведення процесу. Експериментально обґрунтовано ведення процесу у дві стадії. Визначено умови існування стійкого золю силіцію (IV) оксиду. Здійснено дослідження кінетики поліконденсації силікатних кислот у рідкому склі методом турбідиметрії. Визначено порядок оборотної реакції поліконденсації, константи швидкості й рівноваги, а також залежність швидкості реакції від температури й від технологічних умов ведення процесу. Вивчено вплив технологічних параметрів на фізико-хімічні властивості одержуваного продукту. Оптимальне співвідношення при цьому неорганічної й органічної складової становить 80/20. Розроблено технологічну схему та визначено оптимальний технологічний режим одержання високодисперсного силіцію (IV) оксиду, модифікованого карбамідо-формальдегідними полімерами..

У результаті виконання дисертаційної роботи вирішене науково-практичне завдання створення ефективної технології модифікованого силіцію (IV) оксиду. - Серед описаних у літературі методів одержання модифікованого силіцію (IV) оксиду найперспективнішим є золь-гель метод, який дає змогу отримувати високодисперсний продукт із заданими фізико-хімічними властивостями. Модифікування зазначеного продукту органічними сполуками дає змогу одержувати структурнопов’язаний композиційний матеріал, що володіє важливими властивостями. - У системі Si-O-H-Na-S за термодинамічними розрахунками максимальний вихід продукту досягається за величини pН менше восьми та температури від 20 до 950С. - Одержання стійкого золю для силіцію (IV) оксиду доцільно здійснювати за температури 80ч950С. Концентрація сульфатної кислоти першої стадії 0,212ч0,17 моль/л, =1,07ч1,09 г/см3, тривалість – не менше 20 хв. - На швидкість утворення силіцію (IV) оксиду впливає інтенсивність перемішування, що свідчить про присутність дифузійної складової в константі швидкості реакції поліконденсації. Для її виключення необхідно забезпечити турбулентний режим (Reпр 69120 ). - За турбулентного режиму процесу поліконденсації силікатних кислот константа швидкості оборотної реакції підкорюється рівнянню першого порядку, залежність величини константи швидкості реакції від температури описується рівнянням Арреніуса (), при цьому константа рівноваги становить . - Розроблена комп’ютерна модель коагуляції золю силіцію (IV) оксиду дає змогу оцінювати тривалість коагуляції залежно від вихідної концентрації рідкого скла і прогнозувати структуру агрегатів, що утворюються. Розрахункове значення фрактальної розмірності агрегатів D = 1,622±0,035. - Оптимальними умовами одержання високодисперсного силіцію (IV) оксиду, модифікованого КФП, з високими технічними характеристиками є: вихідна густина рідкого скла (1,07ч1,09 г/cм3); температура 80ч90С; тривалість першої стадії 60ч70 хв, другої – 60. - Модифікацію високодисперсного SiO2 слід здійснювати КФП лінійної та циклічної будови, який можна одержати за співвідношення К:Ф=1:1, тривалості полімеризації 15ч20 год, температури 35С і рН середовища, рівного семи. Одержаний за таких умов модифікований SiO2 має гідрофобні властивості, розміри його частинок становлять від 10 до 20 нм, питома поверхня – 140ч300м2/г. - За співвідношення органічної і неорганічної складової (20/80) модифікований продукт, порівняно з традиційною білою сажею, має на 20-30% більшу міцність кріплення гум до латунованого металокорду та забезпечує рівноцінний адгезійний зв’язок з текстильним кордом. - Випробування виготовлених нами зразків готового продукту на ЗАТ «Інтер-Гтв» (м. Біла Церква) та ВАТ «Дніпрошина» (м. Дніпропетровськ) показали його високі властивості як наповнювача у гумах, що послужило основою для розроблення вихідних даних на проектування дослідно-промислової установки виробництва білої сажі на базі розробленої нами технологічної схеми одержання SiO2 модифікованого КФП..