Нікитенко Артем Леонідович, інженер І категорії НДЛ квантової радіофізики Київського національного уні&shy;верситету імені Тараса Шевченка: &laquo;Спектральні харак&shy;теристики елементарних збуджень гексаферитів М-типу у мм-діапазоні&raquo; (01.04.03 - радіофізика). Спецрада Д 26.001.31 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імена Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імена Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

НІКИТЕНКО АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ

УДК 537.86; 621.3.029.65; 537.635;

537.623; 537.611.3; 537.622.4

ДИСЕРТАЦІЯ

СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗБУДЖЕНЬ

ГЕКСАФЕРИТІВ М-ТИПУ У ММ-ДІАПАЗОНІ

01.04.03 – радіофізика

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_______________Нікитенко А.Л.

Науковий керівник: Григорук Валерій Іванович

доктор фізико-математичних наук,

професор

Київ — 2019

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ...................................................................... 18

ВСТУП ....................................................................................................................... 19

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ.......................... ..28

1.1. Властивості гексаферитів М-типу та їх спектральні характеристики в

мм-діапазоні............................................................................................................ 28

1.2. Принципи формування та отримання типів ДС у монокристалічних

гексаферитах........................................................................................................... 50

1.3. Висновки до першого розділу................................................................ 57

2. МЕТОДИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ НВЧ

ДОСЛІДЖЕНЬ ГЕКСАФЕРИТІВ. ОРИГІНАЛЬНА МЕТОДИКА

РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ДС.............................................................................................. ..58

2.1. Вимірювальні стенди на базі панорамного вимірювача КСХН та

ослаблення, методика вимірювань НВЧ характеристик гексаферитів ............ 58

2.2. Експериментальні засоби контролю і створення ДС заданого типу . 64

2.3. Оригінальна методика і експеримент по регуляризації ЦДС............. 67

2.3.1. Методика регуляризації ЦДС.................................................... 67

2.3.2. Експериментальні результати по регуляризації ЦДС............. 69

2.3.3. Кількісний аналіз ступеня регуляризації ЦДС……………….74

2.4. Висновки до другого розділу ................................................................. 78

3. ГІБРИДНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-СПІНОВІ КОЛИВАННЯ В ФЕРИТДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУРАХ З МОНОКРИСТАЛІЧНИМ

ГЕКСАФЕРИТОМ У ДОМЕННІЙ ОБЛАСТІ ....................................................... 79

3.1. Спектри ЕМСК при регулярних доменних структурах ..................... 79

3.1.1. Спектри ЕМСК при СДС ........................................................... 81

3.1.2. Спектри ЕМСК при ЦДС........................................................... 83

3.1.3. Спектри ЕМСК при ЦДС з домішками СДС .......................... 85

3.2. Перебудовуваний ферит-діелектричний резонатор мм-діапазону..... 87

17

3.3. Висновки до третього розділу................................................................ 93

4. ОСОБЛИВОСТІ ВИСОКОЧАСТОТНОГО МАГНІТНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ В

ОДНОВІСНИХ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ГЕКСАІЕРИТАХ М-ТИПУ ............. 94

4.1. Аналіз та узагальнення експериментальних характеристик

високочастотного гістерезису в гексаферитах М-типу...................................... 94

4.2. НВЧ спектроскопія процесів зародкоутворення при переході зразка в

доменний стан ........................................................................................................ 97

4.3. Дослідження впливу товщини зразків монокристалічного барієвого

гексафериту на характеристики гістерезису ..................................................... 101

4.4. Висновки до четвертого розділу.......................................................... 108

5. МАКЕТ КЕРОВАНОГО СМУГОПРОПУСКНОГО ФІЛЬТРА НА ОСНОВІ

МОНОКРИСТАЛІЧНИХ ГЕКСАФЕРИТІВ У ДОМЕННІЙ ОБЛАСТІ ........... 109

5.1. Макет керованого смугопропусконого фільтра і його високочастотні

характеристики..................................................................................................... 109

5.2. Залежність коефіцієнта передачі від відстані між антенами............ 115

5.3. Вплив типу ДС на поширення МСХ ................................................... 116

5.4. Висновки до п’ятого розділу................................................................ 119

ВИСНОВКИ ДО РОБОТИ ..................................................................................... 120

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 122

ДОДАТОК А. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДИСЕРТАЦІЇ……………………………………………………………………...136

15

15