Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Национальная металлургическая академия Украины

На правах рукописи

ЧЕМЕРИНСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

УДК 662.741.3:666.9.022 (043)

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОКСОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ШИХТ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ ГАЗОВОГО УГЛЯ, ТЕРМИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННОГО В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

Специальность 05.17.07 – химическая технология топлива и горюче-смазочных материалов

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

- Научный руководитель

- Старовойт Анатолий Григорьевич

Доктор технических наук, профессор

Днепропетровск – 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УГЛЕЙ И УГОЛЬНЫХ ШИХТ К ПРОЦЕССУ КОКСОВАНИЯ……………………………………………………….. | 10 |
| 1.1 Термическая подготовка углей и угольных шихт газом- теплоносителем…………………………………………………… | 20 |
| 1.2 Комбинированные способы термической подготовки углей и угольных шихт………………………………………............... | 29 |
| 1.3 Нетрадиционные способы термической подготовки углей и угольных шихт с использованием СВЧ энергии и технологические приемы их реализации……………………..... | 32 |
| Выводы по разделу 1……………………………………………. | 40 |
| РАЗДЕЛ 2 ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………. | 42 |
| 2.1 Предмет исследований………………………………………. | 42 |
| 2.2 Объект исследований………………………………………... | 43 |
| 2.3 Стандартные методы исследования………………………... | 45 |
| 2.4 Методика подготовки проб газового угля для обработки в СВЧ печи……………………………………………………….... | 51 |
| Выводы по разделу 2…………………………………………… | 55 |
| РАЗДЕЛ 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВЫХ УГЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ ЭНЕРГИИ…… | 57 |
| 3.1 Основные факторы, влияющие на поведение органической массы газовых углей, находящихся в СВЧ поле……………… | 62 |
| 3.2 Исследование влияния СВЧ энергии на термохимические превращения газовых углей……………………………………… | 69 |
| 3.3 Механизм спекания и коксообразования газовых углей, подготовленных по нетрадиционной технологии…………….. | 73 |
| Выводы по разделу 3…………………………………………… | 96 |
| РАЗДЕЛ 4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ УГЛЕЙ В СОСТАВЕ ШИХТ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ………………………….. | 98 |
| 4.1 Влияние термической подготовки газовых углей на насыпную массу шихты………………………………………… | 98 |
| 4.2 Исследование процесса термохимических превращений шихт, содержащих термически подготовленный газовый уголь…………………………………………………………….... | 102 |
| 4.3 Исследование влияния предварительного уплотнения угольных шихт с участием термически подготовленного газового угля на качество кокса………………………………… | 119 |
| 4.4 Экспериментальные коксования в крупнолабораторных печах……………………………………………………………… | 134 |
| Выводы по разделу 4…………………………………………… | 137 |
| РАЗДЕЛ 5 ОЦЕНКА РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ……………………………… | 139 |
| 5.1 Получение кокса из модифицированной шихты в условиях ПАО «Алчевсккокс»……………………………………………... | 139 |
| 5.2 Технологические схемы термической подготовки газовых углей в электромагнитном поле………………………………... | 146 |
| 5.3 Технико-экономическая эффективность технологии термической подготовки газовых углей в электромагнитном поле………………………………………………………………. | 150 |
| Выводы по разделу 5…………………………………………… | 152 |
| ВЫВОДЫ……………………………………………………………… | 154 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………. | 157 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………. | 176 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В условиях экономического роста на отечественных коксохимических предприятиях складывается напряженное положение, обусловленное дефицитом коксующихся углей марок "Ж" и "К", связанное со значительным их использованием. В период же спада экономической активности, наоборот, угли марки "Ж" находятся в избытке, поскольку снижается их потребление. Однако, и в этих условиях остается актуальным ввод в состав угольных шихт слабоспекающихся марок. При этом, как известно, каменные угли отечественных угольных месторождений характеризуются высоким содержанием серы (до 3,5 %), которая на 45-75 % переходит в кокс. Вследствие этого, для снижения сернистости кокса, внесение в состав шихты слабоспекающихся углей приобретает смысл, так как типичные угли Донбасса нижнего карбона имеют низкий коэффициент обессеривания – 0,63, а угли среднего карбона – 0,70. Следовательно, повышение доли слабоспекающихся углей в составе угольной шихты позволит снизить сернистость кокса и его себестоимость.

В сложившейся ситуации решение проблемы получения высококачественного доменного кокса возможно путем оперативного внедрения новых технологических процессов подготовки угля к коксованию, обеспечивающих производство кокса высокой прочности из шихт пониженной спекаемости. Одним из наиболее эффективных способов повышения качества кокса является термическая подготовка угольной шихты, однако существующие способы предварительного нагрева наряду с преимуществами имеют ряд существенных недостатков, связанных с обработкой всей шихты, окислением и перегревом угольных частиц. Таким образом, создание способа термической подготовки, который позволит повысить в составе угольной шихты долю слабоспекающихся углей и устранить имеющиеся недостатки, является актуальной отраслевой задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с: программой научно-исследовательской работы министерства образования и науки Украины по теме «Фундаментальные исследования механизмов активации твердого топлива для разработки новых ресурсосберегающих технологий», номер гос. регистрации 0106U002200 (2007-2009 г.); научно-исследовательской работой по теме «Исследование технологий и сырьевой буроугольной базы для получения энерготехнологических газов и жидкого топлива», номер гос. регистрации 0111U004892 (2011 г.), уровень участия соискателя в данных работах – исполнитель.

Цель и задачи исследований. Цель роботы – расширение сырьевой базы коксования путем увеличения доли слабоспекающихся углей в составе угольной шихты при сохранении высокого качества кокса.

Для достижения поставленной цели в работе подлежат решению следующие задачи:

- исследовать теоретически и проверить практически возможность использования термической подготовки слабоспекающихся углей в электромагнитном поле для повышения их термопластических характеристик;

- определить основные факторы, влияющие на термическую подготовку слабоспекающихся углей в микроволновой печи;

- разработать математическую модель влияния термической подготовки слабоспекающихся углей в электромагнитном поле на термопластические характеристики подготавливаемых углей и качество полученного из них кокса;

- разработать механизм влияния высокочастотной электромагнитной энергии на частицу угля в процессе термической подготовки;

- экспериментально изучить влияние внесения в состав угольной шихты термически подготовленного в электромагнитном поле газового угля на качественные показатели кокса;

- разработать рекомендации по составу угольных шихт, содержащих термически подготовленный газовый уголь в электромагнитном поле.

Объект исследований – процесс коксования угольных шихт, содержащих термически подготовленный в электромагнитном поле слабоспекающийся газовый уголь.

Предмет исследований – влияние различных технологических факторов на процессы, происходящие в угольной частице при термической подготовке в электромагнитном поле, а так же процессы, происходящие в результате термической деструкции угольных шихт, содержащих термически подготовленный газовый уголь.

Методы исследований. Экспериментальные исследования изменения термопластических характеристик термически подготовленных газовых углей в электромагнитном поле проводились с использованием технического, петрографического и рефлектограммного анализа, пластометрического метода Сапожникова-Базилевича, дилатометрического метода (ИГИ-ДМетИ) и метода Рога. Теоретические исследования влияния электромагнитного излучения на частицу газового угля проводились путем математического моделирования с использованием ЭВМ. Изучение качественных характеристик кокса полученного из стандартных шихт и шихт, содержащих термически подготовленный газовый уголь в электромагнитном поле, проводили с использованием физико-механических и физико-химических методов исследования: структурная прочность, абразивная твердость, истинная и кажущаяся плотность, пористость, удельное электросопротивление, реакционная способность (CRI), механическая прочность в горячем состоянии (CSR).

Научная новизна полученных результатов.

Впервые на основе полученных характеристик термически подготовленных в электромагнитном поле слабоспекающихся углей крупностью угольных зерен 0,5-6 мм и периодом обработки 300-540 с показано, что электромагнитное воздействие проявляется на термопластических свойствах углей крупностью 3-6 мм и периодом обработки 300-400 с в качестве частичного органического синтеза или слабой гидрогенизации. Определяющим фактором структурных превращений угольной частицы является ее оптимальная крупность, при которой осуществляется соответствующие превращения.

Впервые показано, что термическая подготовка слабоспекающихся углей с использованием в качестве теплоносителя высокочастотной электромагнитной энергии позволяет добиться более глубоких внутримолекулярных изменений в органической массе за счет происходящего процесса частичной гидрогенизации.

Впервые результаты исследований показали, что электромагнитная энергия изменяет свойства газовых углей в вязкопластичном состоянии, что  позволило увеличить долю слабоспекающихся газовых углей в составе шихты, идущей на коксование, за счет хорошоспекающихся углей марки "Ж", при этом качество кокса не изменялось, а в отдельных случаях даже улучшилось.  Для повышения прочности кокса и образования его с более мозаичной (анизотропной) структурой предложено сочетание уплотнения угольной шихты с термической подготовкой, что увеличивает роль гидрогенизации, как в процессе подготовки шихты, так и в процессе коксования.

Практическое значение полученных результатов.

На основании полученных теоретических исследований технологий термической подготовки угля с использованием в качестве теплоносителя высокочастотной электромагнитной энергии, показано, что внесение в состав шихты термически обработанного в электромагнитном поле газового угля решает проблему расширения сырьевой базы коксования и получения кокса, который отвечает требованиям потребителей, с минимальным использованием хорошоспекающегося угля.

Для упрощения сложных технологических процессов термической подготовки, сушки и размораживания угольных концентратов в коксохимической промышленности рекомендован электромагнитный нагрев.

Показано, что способ загрузки шихты перед коксованием имеет значение для получения качественного кокса из шихты пониженной спекаемости, и предложено сочетать технологию коксования трамбованной шихты с предварительной термической подготовкой газового угля в электромагнитном поле.

Полученные экспериментальные и теоретические результаты используются в учебном процессе на кафедре металлургического топлива и восстановителей Национальной металлургической академии при выполнении дипломных работ и при чтении дисциплины «Подготовка твердых горючих ископаемых к переработке» студентам направления 6.051301 - «Химическая технология».

Результаты теоретических исследований и лабораторных экспериментов позволили в условиях ПАО «Алчевсккокс» провести опытно-промышленные испытания и получить кокс с повышенными качественными характеристиками.

Личный вклад соискателя. Вклад автора в получении научных результатов, изложенных в диссертации, заключается в критическом обзоре литературы по теме работы, разработке нестандартного способа термической подготовки слабоспекающегося угля перед процессом коксования, составлении программ исследований и их проведении, написании научных статей, а также личных докладов на конференциях и семинарах. Все экспериментальные и расчетные работы автор выполнял лично. Формулировка цели, объекта, задач и методов исследования, а также обсуждение полученных результатов и формулирование выводов проводились совместно с руководителем работы. В научных работах автора, выполненных вместе с соавторами, его личный вклад заключается: в проведении экспериментальных исследований и установлении влияния термической подготовки слабоспекающихся углей на показатели спекаемости и качественные характеристики кокса полученного из шихт содержащих такой уголь [134-136]; в проведении экспериментальных исследований по определению влияния микроволнового излучения на выход основных продуктов коксования из разных фракций газового угля [133]; в исполнении крупнолабораторних экспериментальных исследований, изучении процессов происходящих в органической массе угля при термическом воздействии микроволнового излучения и рассмотрении гипотетической модели влияния токов высокой частоты на диэлектрик [154,175]; в идее термической обработки газового угля в среде инертного газа под действием микроволнового излучения с определенной мощностью, длительностью выдержки и крупностью угольных зерен [152]; в анализе различных способов термической подготовки угля и угольных шихт, а так же проведении испытаний с опытными образцами кокса [128,156,159,160]; в совершенствовании различных способов подготовки угля для коксования, а также проведении лабораторных исследований по их сочетанию, с целью получения кокса с повышенными характеристиками, из шихт с высоким содержанием газовых углей [161,162,164,174]; в анализе факторов, влияющих на термическую подготовку слабоспекающихся углей в высокочастотном электромагнитном поле [142].

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты работы докладывались на: Всеукраинских научных конференциях студентов и молодых ученых «Усовершенствование производства топлива и углеродистых материалов, как фактор развития металлургии и энергетики» (г. Днепропетровск, НМетАУ, 2008 и 2010 гг.); IV Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Хімія і сучасні технології» (г. Днепропетровск, ГВУЗ «УГХТУ», 22-24 апреля 2009 г.); V Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Варна, Болгария, 2009 г.); Научно-технической конференции молодых специалистов института «ГИПРОКОКС» (г. Харьков, 16 декабря 2010 г.); Научно-технических семинарах кафедры металлургического топлива и восстановителей НМетАУ (г. Днепропетровск, 2008, 2012 гг.); VI Научно-технической конференции «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» (г. Львов, 25-28 сентября 2012 г.).

Публикации. Основные материалы диссертации представлены в 16 печатных трудах, в том числе 7 статьи в специализированных журналах, 1 патент Украины и в 8 материалах конференций. Все публикации содержат результаты непосредственной работы автора на отдельных этапах исследований и отображают основные положения и выводы диссертационной работы.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти основных разделов, общих выводов, насчитывает 175 страницы машинописного текста, содержит 36 таблиц, 46 рисунка, библиографический список из 176 источников на 19 страницах и 4 приложения.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных данных по коксованию термически подготовленных угольных шихт показывает, что в процессе предварительного нагрева углей происходит улучшение их термопластических характеристик. Это способствует благоприятному протеканию процесса коксования и получению качественного кокса. Однако, при нагреве всей шихты, сохраняются свойства используемых углей. В дальнейшем это отражается на качестве кокса. Следовательно, подвергать термической подготовке необходимо только слабоспекающуюся часть угольной шихты.

2. Разработан способ термической подготовки в электромагнитном поле слабоспекающихся углей. По термопластическим характеристикам установлено, что при термической подготовке газовых углей в электромагнитном поле структурные изменения органической массы происходят при крупности угольных зерен 3-6 мм и периодом обработки 300-400 с. Определяющим фактором структурных превращений угольной частицы является ее оптимальная крупность, при которой осуществляется соответствующее превращение.

3. Предложен механизм выделения теплоты в объеме частицы угля, помещенной в высокочастотное электромагнитное поле, связанное с поворотом диполей, ионным и электронным колебательным (вибрирующим) движением, в результате чего энергия, затраченная на поляризацию диэлектрика, генерируется в виде теплоты.

4. На основании лабораторных исследований определено, что в процессе термической подготовки слабоспекающихся углей в электромагнитном поле происходят более глубокие превращения в органической массе, свойственные термической подготовке.

В результате объемного нагрева, разрушения кислород-водородных связей и накопления свободного атомарного водорода создаются благоприятные условия для прохождения частичной гидрогенизации. Экспериментально показано проявление совокупности этих процессов на повышении термопластических характеристик слабоспекающихся углей.

5. Приведен механизм воздействия высокочастотного электромагнитного излучения на угольную частицу. Термическая подготовка малометаморфизированных углей с использованием в качестве теплоносителя высокочастотной электромагнитной энергии позволит добиться более глубоких внутримолекулярных изменений в органической массе за счет происходящего процесса частичной гидрогенизации, который практически не отражается на внешнем виде угольных частичек, однако значительно отражается на их термопластических характеристиках и прочностных свойствах.

6. На основании математического моделирования, а так же проведенных лабораторных исследований установлены требования проведения термической подготовки. Термическая подготовка отражается на повышении термопластических характеристик слабоспекающихся углей и улучшении качества лабораторного кокса,  полученного из угольных шихт с участием термически подготовленного угля при обработке газовых углей в микроволновой печи с мощностью 750 Вт, частотой микроволн 2450 МГц, крупности угольных зерен 3-6 мм и времени термической выдержки 400 с.

7. По результатам лабораторных и крупнолабораторных коксований угольных шихт, содержащих термически подготовленный слабоспекающийся газовый уголь, показано, что термическая подготовка способствует увеличению насыпной массы, увеличению скорости коксования, внутримолекулярные изменения в органической массе термически подготовленных углей приводят к иному протеканию реакций термического разложения в процессе коксования. Все происходящие изменения, как на стадии термической подготовки, так и в процессе коксования создают предпосылки улучшению прочностных и реакционных характеристик кокса.

8. Разработанный способ подготовки угольной шихты с термической обработкой слабоспекающихся углей в высокочастотном электромагнитном поле защищен патентом Украины (Пат. 94977 Україна, МПК51 С 10 В 57/08. Спосіб термічної підготовки вугільної шихти до процесу коксування / А.Г.Старовойт, Е.І.Малий, М.С.Чемеринський; заявник і патентовласник Національна металургійна академія України; заяв. 22.06.09, публ. 25.06.11, Бюл. № 12.).

9. При проведении опытно-промышленных испытаний на ПАО «Алчевсккокс» был использовании прием по предварительной гидрогенизации шихты за счет водорода малометаморфизированного газового угля. Установлено положительное влияние процесса гидрогенизации, который отражается на повышении физико-механических и физико-химических характеристиках кокса, полученного из угольной шихты с высоким содержанием слабоспекающегося газового угля.

10. Произведенный расчет экономической эффективности показал целесообразность проведения термической подготовки данным способом в промышленных условиях. Уменьшение доли дорогих хорошоспекающихся углей в составе угольной шихты на 10%, в конечном итоге отражается на снижении ее себестоимости.

11. Полученные экспериментальные и теоретические результаты используются в учебном процессе на кафедре металлургического топлива и восстановителей Национальной металлургической академии Украины при выполнении дипломных работ и при чтении дисциплины «Низкотемпературная и энерготехнологическая переработка топлива» студентам направления 6.051301 - «Химическая технология».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Белошапка И.В. Качество сырьевой базы коксования. Подготовкаугольной шихты к коксованию и лабораторный контроль на коксохимическом производстве комбината «Криворожсталь» / И.В.Белошапка, Б.М.Линецкий, С.И.Зоря [и др] // Кокс и химия. –2001. –  № 9. –С. 18-20.

- Штарк П.В. Об оценке оптимального состава угольной шихты / П.В.Штарк, Ю.В.Степанов, Н.К.Попова, Д.В.Варсина // Кокс и химия. –2007. –№ 3. –С. 2-6

- Сысков К.И. Теоретические основы оценки и улучшения качества доменного кокса /  К.И.Сысков. – М.: Металлургия. 1984. – 179 с.

- Агроскин А.А. Расширение угольной базы коксования / А.А.Агроскин, А.К.Шелков– М.: Металлургия. 1962. – 302 с.

- Дроздник И.Д. Особенности подготовки угольных шихт для коксования в условиях изменяющейся сырьевой базы / И.Д.Дроздник, А.Г.Дюканов, Н.И.Тарасенко // Кокс и химия. – 2003. –  № 11. – С. 5-8.

- Хенкель З. Опытные плавки на сортированном коксе / З.Хенкель // Черные металлы. – 1968. – № 21. – С. 3-6.

- Тайхер Э. Влияние различной крупности кокса на режим работы доменной печи / Э.Тайхер, В.А.Гуппта // Черные металлы. – 1968. – № 21. – С. 19-21.

- Некрасов З.Н. Требования к качеству кокса для мощных доменных печей /  З.Н.Некрасов // Кокс и химия. – 1976. – № 2. –  С. 8-10.

- Дышлевич И.И. Доменное производство Украины: новый подход к оценке качества кокса / И.И.Дышлевич, А.А.Изюмский // Межд. Семинар «Уголь в металлургии и энергетике». Сб. докл. – Ялта, – 2002. – С. 20-34.

- Дроздник И.Д. Проблемы сырьевой базы Юга страны и пути их расширения / И.Д.Дроздник // Кокс и химия. – 1990. – № 6. –С. 6-8.

- Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства /                 Р. Е.Лейбович – [2-е изд.] – М.: Металлургия, 1974. – 422 с.

- Беркутов Н.С. О восстановлении технологии избирательного измельчения угольной шихты в углеподготовительном цехе НТМК / Н.С.Беркутов, Ю.В.Степанов, П.В.Штарк // Кокс и химия. – 2007. – №5. – С. 5-9.

- Сухоруков В.И. Формирование вещественного состава классов крупности угольной шихты / В.И.Сухоруков, О.С.Морозов, Е.В.Беляев [и др] // Кокс и химия. – 1974. – № 4. – С. 8-11.

- Житов Б.И. Коксование термически подготовленных углей / Б.И.Житов, Г.Н.Макаров, К.И.Сысков. – М.: Металлургия, 1971. – 270 с.

- Глущенко И.М. Об эффективности процесса уплотнения угольных шихт для коксования / И.М.Глущенко, В.Д.Семенко, Г.Д.Соловьев // Кокс и химия. – 1985. – № 4. – С. 6-8.

- Беркутов Н.А. О восстановлении технологии избирательного измельчения угольной шихты в углеподготовительном цехе НТМК // Н.А.Беркутов, Ю.В.Степанов, П.В.Штарк // Кокс и химия. – 2007. – № 5. – С. 5-9.

- Браун Н.В. Первый международный конгресс по коксохимическому производству / Н.В.Браун, В.П.Малина, А.П.Фомин // Кокс и химия. – 1988. – № 12. – С. 59-61.

- Mott R.A. /R.A.Mott // Fuel. – 1931. – № 10. – P. 424-435.

- Baum K. /K.Baum // Arch. Eisenhuttenw. – 1932. – P. 263-269.

- Litterscheidt W. /Litterscheidt  W.// Gluckauf. – 1934.– P. 77-84.

- Farnham R. V. Colliery Guardian. – 1934.– P. 1043-1045.

- Foxwell G. E. Plastic State of Coal /G. E. Foxwell // Fuel. October. – 1932. – Р. 370-377.

- Lowry H.H. Chemistry of coal utilization / H.H.Lowry // – Y. – 1947.    – P. 848-862.

- Foxwell G.Е. /G.Е.Foxwell, J.Soc // Chem. Ind. – 1922. – P. 114-125.

- Agde G. Braunkohle /G.Agde, R.Hubertus // – 1932. – P. 675-680.

- Swietoslawski W. Przemysl. Chem / W.Swietoslawski, M.Chorazy, B.Roga // 1933. – P. 25-33.

- Seelkopf K. /K.Seelkopf // Gluckauf. – 1930. – P. 1029-136.

- Еленский Ф.З. Мастер подготовки угля к коксованию / Ф.З.Еленский, А.Г.Беличенко, Ю.А.Чернышев. – М.: Металлургия, – 1975. – 312 с.

- Скляр М.Г. Опытно-промышленное коксование шихт с повышенным участием газовых углей / М.Г.Скляр, И.В.Сытенко, Ю.С.Кафтан, В.Г.Баланов, В.И.Дариенко, В.Н.Мурзинов // Кокс и химия. – 1972. – № 1. – С. 13-16.

- Ахтырченко А.М. Вопросы экономической эффективности коксования термически подготовленных углей / А.М.Ахтырченко, В.С. Лялюк // Темат. сб. науч. тр. УХИН. – М.: Металлургия, – 1969. – № 21. – С. 67-74.

- Ахтырченко А.М. Технико-экономическая оценка новых технологических процессов коксования /  А.М.Ахтырченко [и др] // Темат. сб. науч. тр. УХИН. – М.: Металлургия, – 1988. – С. 66-70.

- Дюканов А.Г. Брикетирование как метод повышения производительности печей /  А.Г.Дюканов [и др] // Темат. сб. науч. тр. УХИН. – М. Металлургия, – 1984. – С. 11-19.

- Хаджиогло А.В. Основные технические решения по термической подготовке шихты /  А.В.Хаджиогло [и др] // Темат. сб. науч. тр. УХИН. – М.: Металлургия, – 1988. – С. 19-26.

- Наумов Л.С. Улучшение качества металлургического кокса / Л.С.Наумов, М.Г.Скляр // Кокс и химия. – 1982, – № 7, – С. 13-15.

- Луори Х.Х. Химия твердого топлива. Сборник 1 / Х.Х.Луори. – М.: Металлургия, – 1951. – С. 388-404.

- Юровский А.З. Правильно определять расходный коэффициент угля для коксования / А.З.Юровский, М.М.Лившиц // Кокс и химия. – 1938, – № 8-9, – С. 13-16.

- Сапожников Л.М. Развитие новых методов коксования / Л.М.Сапожников // Кокс и химия. – 1957, – № 1, – С. 18-22.

- Макаров Г.Н. Отчет МХТИ им.Менделеева / Г.Н.Макаров, Б.Н.Житов. 1951-1952.

- Макаров Г.Н. Предварительная термическая подготовка углей для коксования / Г.Н.Макаров, Б.Н.Житов, Т.Д.Шашкова, И.Я.Штейн, Л.П.Гилязетдинов // Кокс и химия. – 1957. – № 4. – С. 12-17.

- Еркин Л.И. Термическая подготовка углей для коксования / Л.И.Еркин, В.К.Петров, М.А.Бернацкая // Кокс и химия. – 1959. – № 2. – С. 13-17.

- Житов Б.Н. Коксование предварительно нагретых углей и шихт / Б.Н.Житов, Г.Н.Макаров, С.С.Дворин // Кокс и химия. – 1964. – № 2. – С. 16-23.

- Гофтман М.В. Прикладная химия твердого топлива / М.В.Гофтман. – М.: Металлургиздат. 1963. 148 с.

- Духан В.Н. К вопросу изменения термопластических свойств углей в результате нагрева и сушки шихты перед коксованием / В.Н.Духан, Н.С.Грязнов // Кокс и химия. – 1967. – № 7. – С. 6-12.

- Грязнов Н.С. Подготовка углей для коксования путем предварительного нагрева и рационального измельчения // Н.С.Грязнов, И.М.Лазовский, М.Р.Фельдбрин // Кокс и химия. – 1962. – № 11. – С. 10-12.

- Борсук В.И. Влияние влажности на качество кокса / В.И.Борсук // Кокс и химия. – 1971. – № 4. – С. 20-24.

- Духан В.Н. Влияние на качество кокса скоростной сушки шихты газовым теплоносителем / В.Н.Духан, Н.С. Грязнов // Кокс и химия. – 1967. – № 2. – С. 11-13.

- Рябиченко А.Д. Исследование физико-химических свойств термически подготовленных шихт / А.Д.Рябиченко, А.Я.Козак, Л.И.Руденко, В.В.Романов // Кокс и химия. – 1967. – № 7. – С. 6-12.

- Зашквара В.Г. Об уровне нагрева угольной шихты при термической ее подготовке перед коксованием  / В.Г.Зашквара, А.К.Шелков // Кокс и химия. – 1973. – № 9. – С. 10-13.

- Гавриков В.В. О влиянии термической подготовки углей перед коксованием на выход кокса / Гавриков В.В., Синцерова Л.Г., Колосов А.В. // Кокс и химия. – 1977. – № 3. – С. 12-14.

- Скляр М.Г. Высокоскоростное слоевое коксование термически подготовленных углей и шихт / Скляр М.Г., Семисалов Л.П., Гавриков В.В., Синцерова Л.Г., Светлорусова Л.П., Колосов А.В. // Кокс и химия. – 1977. – № 4. – С. 10-12.С

- Хаджиогло А.В. Термическая подготовка и коксование шихт из углей ЧССР / Хаджиогло А.В., Семисалов Л.П., Долгарев Г.В., Щелкунов Ф.С.   [и др] // Кокс и химия. – 1989. – № 8. – С. 10-14.

- Marsh H., Mochida I. Fuel. – 1981. – №3. – Р. 231-240.

- Школлер М.Б. Влияние термической подготовки шихты на разрушение кокса в условиях доменного процесса / Школлер М.Б., Динельт В.М., Динельт В.М., Корчуганова Г.С., Петров В.Б. // Кокс и химия. – 1983. – № 9. – С. 35-38.

- Грязнов Н.С. Коксование предварительно нагретой угольной шихты / Грязнов Н.С., Фельдбрин М.Г., Кузовков С.С. // Кокс и химия. – 1959. – № 2. – С. 17-20.

- Gas World. – 1967.– №4302. – Р. 159.

- Синцерова Л.Г. Научные труды УХИНа. – 1966. – №18.

- Житов Б.Н. Труды Московского химико-технологического института им. Д.И.Менделеева. 1959. – №28. – С. 17.

- Тютюнников Ю.Б. Сравнительная оценка способов термической подготовки углей к коксованию / Ю.Б.Тютюнников, Л.Г.Синцерова, А.В.Колосов, Н.Ф.Симонова, Ю.В.Степанов, А.И.Толочко // Кокс и химия. – 1970. – № 3. – С. 7-10.

- Левин Е.Б. Исследование экспериментальной станции в Марьено (Франция) по загрузке коксовых печей подогретым углем / Е.Б.Левин // Кокс и химия. – 1968. – № 10. – С. 53-54.

- Тютюнников Ю.Б. Термическая подготовка к коксованию Ткибульских и Ткварчевских углей / Ю.Б.Тютюнников, Л.Г.Синцерова, А.В.Колосов, Л.П.Каширская, Ю.М.Морозов, К.С.Кучухидзе, Л.С.Месаркишвили // Кокс и химия. – 1972. – № 2. – С. 3-8.

- Мирошниченко А. М. Составление угольных шихт для коксования / А.М.Мирошниченко. – К.: Техника, 1965. – 250 с.

- Васильев Ю.С. Термическая подготовка угольных шихт и качество кокса / Ю.С.Васильев, Л.П.Семисалов, Л.Г.Скорнякова, Г.В.Долгарев, Ю.П.Скорняков, А.В.Колосов, А.Н.Седристый // Кокс и химия. – 1985. – № 3. – С.7-12.

- Зашквара В.Г. Применение процессов сушки углей в кипящем слое в коксохимической промышленности / В.Г.Зашквара. Недра. 1967.

- Тютюнников Ю.Б., Гавриков В.В., Синцерова Л.Г. и др. ХТТ. – 1969. – № 6. – С.29-35.

- Шапиро М.Д. Влияние влажности углей на свойства пластической массы / М.Д.Шапиро, Л.С.Альтерман, С.Р.Кейтельгиссер, А.Ф.Кононенко // Кокс и химия. – 1967. – № 1. – С. 3-5.

- Справочник коксохимика. Том 1. Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию / [под ред. Л.Н.Борисова, Ю.Г.Шаповала]. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2010. – 536 с.

- Совершенствование термической подготовки шихты (метод Отто-Симкар) // Кокс и химия. – 1982. – № 9. – С. 62-63.

- Ухмылова Г.С. Совершенствование техники и технологии термической подготовки угольной шихты к коксованию за рубежом / Г.С.Ухмылова // Черная металлургия. – 1984. – № 5. – С. 23-45.

- Ухмылова Г.С. Термическая подготовка шихты для коксования за рубежом / Г.С.Ухмылова // Экспресс информация. – 1978. – № 4. – С. 1-12.

- Васильев Ю.С. Опыт промышленного использования термической подготовки угольной шихты перед коксованием / Ю.С.Васильев, А.И.Гордиенко, Г.В.Долгарев // Кокс и химия. – 2008. – № 7. – С. 22-25.

- Конструктивные особенности установки для термической подготовки шихты к коксованию на металлургическом заводе в Ферфилде, США // Экспресс-информация. – 1980. – № 5. – С. 1-10.

- Опыт работы установки термической подготовки на металлургическом заводе в Ферфилде, США // Экспресс-информация. – 1981. – № 2. – С. 1-6.

- Справочник коксохимика: в 6 т. / [ред. А. К. Шелкова]. – М.: Металлургия, 1965. – Т. 2: Производство кокса. – 1965. – 288 с.

- Сухоруков В.И. Научные основы совершенствования техники и технологии производства кокса / В.И.Сухоруков. Екатеринбург, 1999. 249 с.

- Ухмылова Г.С. Экспресс-информация института Черметинформация / Г.С.Ухмылова. – 1978. – № 10. – С. 1-5.

- Chambers R.H. Ironmaking proceeding / R.H.Chambers, L.A.Watson, W.Stanifoth. – 1978. – P. 46-50.

- Iron and Steel International. – 1978. – № 5. – P. 285-290.

- Graham J.P. Comparison of preheating system / J.P.Graham // Coal. – 1977. – P. 117-123.

- Graham J.P. Recent work on preheating of British Carbonization Research Association / J.P.Graham, V.J.Patern // Aglomeration. – 1977. – P. 1051-1070.

- Карпов А.В. Защита окружающей среды в коксохимической промышленности: Темат. сб. науч. тр. / А.В.Карпов, А.В.Хаджиогло, И.И.Збыковский. – М.: Металлургия. – 1983. – С. 4-8.

- Диденко В.Е. Технология приготовления угольных шихт для коксования / В.Е.Диденко. – К.: Вища шк. Головное изд-во, – 1989. – 288 с.

- Тайц Е.М. Новые методы подготовки и коксования углей / Е.М.Тайц – Харьков: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии. 1996. – 312 с.

- Бабанин Б.И. Результаты исследования совмещенного процесса термической подготовки шихты и тушения кокса / Б.И.Бабанин, В.И.Бабанин, Е.А. Пермяков [и др] // Кокс и химия. – 1985. – № 6. – С. 14-18.

- Полупромышленная установка для сухого тушения кокса и термической подготовки шихты к коксованию // Экспресс-информация (ин-т "Черметинформация"). – М., – Сер. "Коксохимическое производство". 1982. – Вып. 8. – С. 4-5.

- Опытная установка для сушки и подогрева угля // Экспресс-информация (ин-т "Черметинформация"). – М., – Сер. "Коксохимическое производство". 1982.– Вып. 12. – С. 1-2.

- Система Отто-Симкар для предварительного подогрева угля // Проспект фирмы "Otto-Simon Carves", Великобритания, 1979.

- Czaplicki A. Podsuszanie wzadu przed koksowaniem / A.Czaplicki // – Karbo. 2007.

- Kato K. Coal Pretreating Technologies for Improving Coke Quality / K.Kato, S.Nomura // The 5th International Congress on the Science and Technology of Ironmaking, October, 2009, Shanghai. – P. 361-366.

- Семисалов Л.П. Разработка процесса термической подготовки угольной шихты и проблемы его промышленного внедрения / Л.П.Семисалов и др. // Состояние разработок и проблемы внедрения процессов коксования термоподготовки шихт и технологии формированного кокса. – 1982. – С. 4-7.

- Скорнякова Л.Г., Хаджиогло А.В. – Обзорная информация. М.: Черметинформация. 1984. Вып. 1. – С. 35.

- Романков П.Г. Сушка в кипящем / П.Г.Романков, Н.Б.Рашковская. – М.: Химия. 1964. 288 с.

- Збыковский Е.И. Термическая подготовка угольной шихты к коксованию на опытной установке Донецкого коксохимического завода / Е.И.Збыковский, П.Л.Новицкий, А.В.Логвинов [и др] // Кокс и химия. – 1986. – № 12. – С. 7-11.

- Рахманкулов Д.Л. Применение микроволновой техники в лабораторных исследованиях и промышленности / Д.Л.Рахманкулов, С.Ю.Шавшукова, Ф.Н. Латыпова, В.В.Зорин // ЖПХ. – 2002. – № 9. – С. 1409–1416.

- Демьянчук Б.А. Итоги и перспективы развития технологии микроволнового нагрева диэлектрических материалов / Б.А.Демьянчук, Н.В.Оленев // Технология производства. – 2003. – С.  57-60.

- А. с. 2013891 Установка для СВЧ-термообработки сыпучих продуктов и гранулированных материалов / Н.А.Тюрин, Н.В.Удалов // Б.И. 1994, Бюл. 3.

- Гагарин С.Г. Повышение эффективности измельчения микроволновой обработкой угля для ТЭС/ С.Г.Гагарин // Кокс и химия. – 2008. – № 7. – С. 41-43.

- Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Часть I / И.В.Лебедев. – М.: Москва. 1970. – 417 с.

- Слободской С.А.  О некоторых направлениях применения электротермии в технологи переработки углей / С.А.Слободской // Кокс и химия. – 1990. –№ 6. – С. 14-16.

- Ершова В.А. Электротермические процессы химической технологии / В.А. Ершова. – Л. Химия. – 1984. – 464 с.

- Аронов С.Г. Нагрев углей токами высокой частоты / С.Г.Аронов, Ю.Б.Тютюнников // Коксовое производство. 1955. – 45 с.

- Слободской С.А. Исследование диэлектрических свойств углей / С.А.Слободской, М.Г.Скляр // Химия твердого топлива. – 1970. – № 5. – С. 53-58.

- Слободской С.А. О механизме диэлектрической сушки каменных углей / С.А.Слободской, А.И.Крюковский // Производство кокса. Сб. науч. тр. УХИНа.  Вып. 2.  М.: Металлургия. 1973.  С. 47-51.

- Харитонов В.Г Влияние отдельных структурных элементов на свойства углей / В.Г.Харитонов. – Фрунзе. – 1960. – 267 с.

- Хайдурова А.А. СВЧ-обработка буроугольного концентрата из углей Мугунского месторождения для получения губчатого железа / А.А.Хайдурова, П.Н.Коновалов, Н.П.Коновалов // Химия твердого топлива. – 2008. – № 2. – С. 67-70.

- Карпов С.А. Исследование микроволновой обработки автомобильных бензинов / С.А.Карпов // Нефтегазовое дело. 2007.  – С. 1-16.

- Достанко А.П. Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности /  А.П.Достанко, С.В.Бордусов // ФИП PSE. 2003. –  № 1. – С. 7-18.

- Бубнов А. В. Автоматизированная система управления мобильной СВЧ-установкой для термообработки материалов: дисс. канд. техн. наук: 05.13.06 / Бубнов Александр Владимирович. – Санкт-Петербург. 2005. –  113 c.

- Шавшукова С. Ю. Интенсификация химических процессов воздействием микроволнового излучения: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 02.00.13 – “Нефтехимия”/ С. Ю. Шавшукова. – Уфа,  2003. – 24 с.

- Доценко А. В. Оптимизация ущерба и резервирования с целью повышения эффективности установок СВЧ диэлектрического нагрева: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.09.10 – “Электротехнология”/ А. В. Доценко. – Саратов. 2008. – 19 с.

- Могилевский Ф. Е. Разработка технологии выпаривания фосфорной кислоты энергией электромагнитного поля сверхвысокой частоты и методики расчета выпарного аппарата: дисс. канд. техн. наук: 05.17.08 / Могилевский Федор Евгеньевич. – Москва. 2009. – 135 c.

- Яковенко В.А. Математическое моделирование СВЧ-обезвоживания нефти и нефтепродуктов / В.А.Яковенко // Техника и приборы СВЧ. – 2008. – № 2. – С. 30-33.

- Сканави Г.И. Физика диэлектриков / Г.И.Сканави. – Главполиграфиздат. – 1949. 501 с.

- Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробовувань: ДСТУ 4096-2002 (ISO 1988:1975, ISO 5069-1:1983, ISO 5069-2:1983. NEQ) – [Введен 01.01.2003]. – К: Держспоживстандарт України, 2003. – 35 с. – (Національний стандарт України).

- ГОСТ 14056-77. “Угли каменные. Ускоренный метод определения дилатометрических показателей в приборе ИГИ-ДМетИ”. – Введен 01.01.79 г. – М.: Изд-во стандартов, 1977. – 7 с.

- ГОСТ 1186-87. “Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей”. – Введен 26.06.87 г. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 17 с.

- ГОСТ 9318-59 “Угли каменные. Метод определения спекаемости”. – Введен 01.12.1959 г. – М.: Изд-во стандартов, 1962. – 391 с.

- ГОСТ 8719-90. “Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определения гигроскопической влаги”. – Введен 01.01.92 г. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 5 с.

- ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81). “Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности”. – Введен 01.01.97 г. (введен в Украине 01.07.98 г). – К: Изд-во Гостстандартов Украины, 1997. – 12 с.

- ГОСТ 6382-91 (ИСО 562-81). “Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ”. – Введен 01.01.93 г. – М.: Изд-во стандартов, 1993. – 10 с.

- ДСТУ 3528-97 (ИСО 334-92). “Паливо тверде мінеральне. Визначення загальної сірки. Метод Єшка”. – Введен 01.07.98 г. – К: Изд-во Гостстандартов Украины, 1998. – 12 с.

- Скляр М.Г. Химия твердых горючих ископаемых: лабораторный практикум / М.Г.Скляр, Ю.Б.Тютюнников. – [2-е изд.]. – К.: Вища школа. 1985. – 247 с.

- Глущенко И.М. Теоретические основы технологии твердых горючих ископаемых / И. М.Глущенко [учеб. пособие для вузов]. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 256 с.

- Серик Е.С. О методе и аппаратуре исследования процесса термической обработки углей / Е.С.Серик // В кн: Сб. науч. тр. УХИНа.  Вып. 14.  М.: Металлургиздат, 1963.  С. 33-38.

- Серик Е.С. Лабораторный метод получения коксового королька и испытания его физико-механических свойств / Е.С.Серик, Ю.И.Черняев // Научн. Труды УХИНа. – М.: Металлургия. – 1964. – Вып. № 15. – С. 138-141.

- ДСТУ 1928:2006. “Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплотворной способности методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплотворной способности”. – Введен 01.07.2008 г. – М.: Изд-во стандартов, 2009. – 46 с.

- Ван-Кревелен Д.В. Наука об угле / Д.В.Ван-Кревелен, Ж.Шуер; пер. с англ. под ред. В.И.Касаточкина. – М.: Гостехиздат, 1960. – 303 с.

- Грязнов Н.С. Пиролиз углей в процессе коксования / Н.С.Грязнов. – М.: Металлургия, 1983. – 184 с.

- Старовойт А.Г. Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса. Сообщение 1. Экспериментальная часть / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Углехимический журнал. – 2012. – № 1-2. – С. 9-14.

- Пасынков В. В. Материалы электронной техники /  В.В.Пасынков, В.С.Сорокин. –М.: Высшая школа, 1986. – 367 с.

- Бабанин Б.И. Исследование и разработка в области производства кокса из термически подготовленных шихт / Б.И.Бабанин, А.Я.Еремин, С.Г.Шейн // Термическая подготовка углей к коксованию. 1983. – С. 8-13.

- Агроскин А.А. Насыпной вес углей для коксования / А.А.Агроскин, Г.М.Григорьев, И.Г.Петренко. – М.: Изд-во АН СССР. 1956. – 173 с.

- Скрипченко Н.П. Некоторые особенности термохимических превращений малопиролизованных смол при формировании пека / Н.П.Скрипченко, Л.П.Бабанин, Ф.Ф.Чешко, В.И.Шустиков, Э.Е.Прохач // Углехимический журнал. – 2011. – №1-2. – С. 65-74.

- Старовойт А.Г. Исследование влияния микроволновых воздействий на выход основных продуктов коксования из газовых углей / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Углехимический  журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 54-56.

- Старовойт А.Г. Исследование влияния микроволновых воздействий на термопластические свойства газовых углей / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Бюллетень «Черная металлургия». – 2009. – № 5. – С. 21-25.

- Старовойт А.Г. Исследование влияния микроволновых волн на дилатометрические характеристики газовых углей / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Хімія і сучасні технології: IV міжнар. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22-24 квітня 2009р.: тези доповідей. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «УДХТУ», 2009. – С. 191.

- Старовойт А.Г. Исследование влияния микроволнового воздействия на подготовку газовых углей к процессу коксования / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Стратегия качества в промышленности и образовании: V междунар. конф., 6-13 июня 2009 г.: материалы. – Варна, 2009. – Т. 1. – 427-428.

- Зубилин И.Г. Получение из углей энерговосстановителей для базовых отраслей промышленности / И.Г.Зубилин, В.И.Рудыка, С.И.Пинчук. – Харьков: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна., Видавничій центр. 2004. – 351с.

- Нетушил А.В. Высокочастотный нагрев в электрическом поле / А.В.Нетушил, Б.Я.Жуховицкий, В.Н.Кудин. – М.: Высшая школа. 1960. –143 с.

- Браун В. Диэлектрики / В.Браун. – М. Издатинлит. 1961. – 324с.

- Бондарь А.Г. Планирование эксперимента в химической технологии / А.Г.Бондарь. – К.: Вища школа, 1976. – 184 с.

- Барский В. Д. Практический математико-статистический анализ в коксохимии / В. Д. Барский, Л. А. Коган. – М.: Металлургия, 1975. – 185 с.

- Старовойт А.Г. Влияние содержания в шихте термически подготовленного в микроволновом поле газового угля на качество кокса / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Кокс и химия. – 2012. – № 12. – С. 8-12.

- Оречкин Д.Б. Исследование Черемховских углей и продуктов их химической переработки / Д.Б.Оречкин // Восточно-Сибирский филиал АН СССР. 1955. – № 3. – С. 105-126.

- Раковский В.Е. Химия пирогенных процессов / В.Е.Раковский, Ф.Л.Каганович, Е.А.Новичкова. Минск. 1959. – 208 с.

- Кухаренко Т.А. Химия и генезис твердых горючих ископаемых / Т.А.Кухаренко // Труды Первого Всесоюзного совещания. – 1950.

- Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих ископаемых / Саранчук В. И., Ошовский В. В., Власов Г. А. – Донецк: Східний видавничий дім, 2001. – 304 с.

- Браун Н.В. Перспективные направления развития коксохимического производства / Н.В.Браун, И.М.Глущенко. – М.: Металлургия, 1989. – 272 с.

- Луазон Р. Кокс / Р.Луазон, П.Фош, А.Буайе. – М.: Металлургия. 1975. 520 с.

- Аронов С.Г. Химия твердых горючих ископаемых / С.Г.Аронов, Л.Л.Нестеренко. – М.: Изд-во ХГУ. 1960. – 370 с.

- Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна / Г.Г.Ефименко, А.А.Гиммельфарб, В.Е.Левченко. – М.: Вища школа. 1974.488 с.

- Готлиб А.Д. Доменный процесс / А.Д.Готлиб. – М.: Металлургия. 1966. – 359 с.

- Пат. 94977 Україна, МПК51 С 10 В 57/08. Спосіб термічної  підготовки вугільної шихти до процесу коксування / А.Г.Старовойт, Е.І.Малий, М.С.Чемеринський; заявник і патентовласник Національна металургійна академія України; заяв. 22.06.09, публ. 25.06.11, Бюл. № 12.

- Сухоруков В.И. Научные основы совершенствования техники и технологии производства кокса / В.И.Сухоруков. Екатеринбург. 1999. – 393 с.

- Чемеринський М.С. Про вплив мікрохвильових хвиль на вихід основних продуктів коксування  / М.С.Чемеринський, І.О.Кобеза, Є.І.Малий // Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики: всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених, 19-20 травня 2010 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2010. – С. 61.

- Сперанская Г.В. Научные основы производства формованного металлургического кокса из слабоспекающихся углей / Г.В.Сперанская, Ю.Б.Тютюнников, Л.И.Еркин, П.Я.Нефедов, М.С.Шептовицкий, Э.И.Торяник. – М.: Металлургия, 1987 – 272 с.

- Чемеринский М.С. Влияние микроволнового воздействия на свойства коксующихся углей / М.С.Чемеринский, Г.О.Копаница // Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики: всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених, 18-19 травня 2011 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – С. 58.

- Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М.С.Винарский, М.В.Лурье. – К.: Киев, 1975. – 168 с.

- Пинчук С.И. Основы научных исследований и организация эксперимента / С.И.Пинчук. НМетАУ, 2002. – 62 с.

- Чемеринский М.С. Исследование влияния различных способов термической подготовки на качество кокса / М.С.Чемеринский, А.А.Тимошенко // Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики: всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених, 18-19 травня 2011 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011. – С. 58-59.

- Чемеринский М.С. Влияние различных способов термической подготовки углей и угольных шихт на качество кокса / М.С.Чемеринский, А.Г.Старовойт,    Е.И.Малый // Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: VI міжнародна наук.-техн. конф., 25-28 квітня 2012: матеріали. – Львів: НУ Львівська політехніка, 2012. – С. 167.

- Чемеринський М.С. Розробка спеціальних методів підготовки вугільної шихти до процесу коксування / М.С.Чемеринський,   А.Г.Старовойт, А.А.Тимошенко // Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики: всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених, 3-4 травня 2012 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 69.

- Чемеринський М.С. Удосконалення методу підготовки вугільної шихти до коксування / М.С.Чемеринський, А.Г.Старовойт, О.І.Стефанішина // Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики: всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих вчених, 3-4 травня 2012 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2012. – С. 70.

- Соловьев М.А. Технологическая инструкция ТИ-51229-КХ-4-06 / М.А.Соловьев, Л.А.Сердюкова. – ПАО «Алчевсккокс». 2006. – 52 с.

- Чемеринский М.С. Исследование влияния термически подготовленного газового угля в составе уплотненной шихты на прочностные свойства кокса / М.С.Чемеринский // Кокс и химия. – 2013. – № 1. – С. 18-22.

- Иванов Е.Б. Технология производства кокса / Е.Б.Иванов, Д.А.Мучник. – К.: Вища шк., 1976. – 232 с.

- Эйдельман Е.Я. Основы технологии коксования углей / Е.Я.Эйдельман. – К.: Вища школа. 1985. – 191 с.

- Агроскин А.А. Пути расширения угольной базы коксования / А.А.Агроскин. – М.: Металлургиздат, 1959. – 132 с.

- Зашквара В.Г. Подготовка углей к коксованию / В.Г.Зашквара. – М.: Металлургия. 1967. – 340с.

- Скляр М.Г., Шустиков В.И. Влияние давления при термическом разложении углей / М.Г.Скляр,  В.И.Шустиков // Химия и технология топлив и масел. – 1962. – №8. – С. 39-42.

- Макаров Г.Н. Химическая технология твердых горючих ископаемых / Г.Н.Макаров, Г.Д.Харлампович. – М.: Химия. 1986. – 496 с.

- Грязнов Н.С. Основы теории коксования / Н.С.Грязнов. – М.: Металлургия. 1976. – 312 с.

- Кухаренко Т.А. Химия и генезис ископаемых углей / Т.А.Кухаренко. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 328с.

- Старовойт А.Г. Степень метаморфизма можно ли ускорить процесс углефикации? / А.Г.Старовойт // Углехимический журнал. – 2009. – № 5-6. – С. 85-89.

- Чемеринский М.С. Усовершенствование способов подготовки угольных шихт для процесса коксования / М.С.Чемеринский, А.Г.Старовойт, Е.И.Малый // Кокс и химия. – 2012. – № 7. – С. 26-29.

- Старовойт А.Г. Исследование процесса микроволнового воздействия на слабоспекающиеся газовые угли / А.Г.Старовойт, Е.И.Малый, М.С.Чемеринский // Кокс и химия. – 2010. – № 9. – С. 2-4.

- Глущенко И.М. Прогноз качества кокса / И.М.Глущенко. – М.: Металлургия, 1976. – 200 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html