mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту україни

Полтавський національний технічний університет

імені юрія кондратюка

На правах рукопису

Нестеренко Микола Петрович

УДК.666.97.033.16

Синтез вібраційних установок

з просторовими коливаннями для формування залізобетонних виробів

Спеціальність 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних

матеріалів і конструкцій

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Наукові консультанти

доктор технічних наук,

професор О.Г. Онищенко,

доктор технічних наук,

професор І.І. Назаренко

Полтава – 2012

ЗМІСТ

| ВСТУП | 8 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. Стан проблеми. Постановка завдань досліджень | 18 |
| - Аналіз основних положень теорії робочого процесу ущільнення бетонних сумішей | 18 |
| - Корпускулярна теорія | 20 |
| 1.1.2.Феноменологічна теорія | 22 |
| - Оцінка параметрів та режимів віброущільнення будівельних сумішей | 26 |
| 1.2.1.Оцінка параметрів робочого процесу | 27 |
| 1.3. Оцінка розрахункових моделей системи «вібромашина – оброблювальне середовище». | 32 |
| 1.4. Аналіз конструктивних і технологічних параметрів віброплощадок і віброустановок заводів будіндустрії. | 38 |
| 1.5. Постановка завдань досліджень. | 60 |
| РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ "ВІБРАЦІЙНА МАШИНА – ОБРОБЛЮВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" | 62 |
| 2.1.Обґрунтування математичної моделі досліджуваної системи | 62 |
| 2.2. Обгрунтування та вибір критеріїв оцінки ефективності вібраційних машин. | 66 |
| 2.3. Структурний та параметричний синтез | 72 |
| 2.4. Оцінка технологічної ефективності віброплощадок | 75 |
| 2.5. Висновки по розділу: | 77 |
| Розділ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ Робочого процесу ВЗАЄМОДІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З оброблюваним середовищем для різних напрямів вібрації | 78 |
| 3.1. Основні типи виробів для здійснення досліджень | 78 |
| 3.2 Дослідження характеру взаємодії віброплощадки з бетонною сумішшю при вертикальному напрямленні коливань віброплощадки | 81 |
| 3.3 Дослідження характеру взаємодії вертикальних стінок форми з бетонною сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки | 96 |
| 3.4. Дослідження характеру взаємодії днища форми з бетонною сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки | 107 |
| 3.5 Дослідження характеру взаємодії подовжніх стінок форми з бетонною сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки | 117 |
| 3.6 Оцінка ефективності вібраційного ущільнення бетонних сумішей | 128 |
| 3.7 Висновки по розділу | 130 |
| РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ | 139 |
| 4.1 Дослідження процесу ущільнення бетонних лотків. | 141 |
| 4.1.1 Дослідження робочого режиму роботи віброплощадки¦ на першому етапі формування бетонного лотка. | 146 |
| 4.1.1.1 Визначення напружень¦напруження¦ в ущільнюваній бетонній суміші на 1-му етапі формування бетонного лотка. | 156 |
| 4.1.2 Дослідження робочого режиму роботи віброплощадки¦ на 2-му етапі формування бетонного лотка. | 159 |
| 4.1.2.1 Визначення напружень в ущільнюваній бетонній суміші на 2-му етапі формування бетонного лотка. | 169 |
| 4.2 Дослідження процесу ущільнення ребристих плит покриттів і плит перекриттів. | 176 |
| 4.2.1 Дослідження робочого режиму вібраційної площадки з вимушеними крутильними коливаннями. | 181 |
| 4.2.1.1 Визначення напружень в ущільнюваному шарі бетонної суміші. | 192 |
| 4.3. Висновок по розділу. | 200 |
| РОЗДІЛ 5. Дослідження напружено-деформованого стану рам віброплощадок | 204 |
| 5.1 Вихідні положення розрахунку рами методом скінченних елементів | 204 |
| 5.2 Передумови та допущення для чисельного моделювання напружено-деформованого стану рами віброплощадки | 210 |
| 5.3 Моделювання напружено-деформованого стану віброплощадок | 212 |
| 5.3.1 Віброплощадка з вертикальним вібратором | 212 |
| 5.3.2 Віброплощадка з горизонтальним вібратором | 219 |
| 5.4 Висновки з розділу | 226 |
| РОЗДІЛ 6. АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНДАМЕНТІВ ДЛЯ ВІБРАЦІЙНИХ ПЛОЩАДОК ІЗ ПРОСТОРОВИМИ КОЛИВАННЯМИ РОБОЧОГО ОРГАНА | 227 |
| 6.1.Прийняті допущення при дослідженні динамічних характеристик фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа | 227 |
| 6.2. Дослідження вібраційних характеристик фундаментів за методом скінчених елементів | 229 |
| 6.2.1. Методика дослідження вібраційних характеристик фундаментів за методом скінчених елементів на основі програмного комплексу “Plaxis 6.2 | 229 |
| 6.2.2. Числовий аналіз динамічних характеристик фундаментів для вібраційної площадки із просторовими коливаннями робочого органа для формування плит перекриттів, | 236 |
| 6.2.3. Числовий аналіз динамічних характеристик фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа для формування бетонних лотків. | 241 |
| 6.3. Порівняння досліджень амплітуди коливань фундаменту вібромашини отриманих традиційним методом згідно СНиП 2.02.05-87 та за методом скінченних елементів. | 245 |
| 6.4. Висновок по розділу | 250 |
| Розділ 7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ | 251 |
| 7.1. Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні характеру взаємодії віброплощадки з бетонною сумішшю при вертикальному напрямленні коливань віброплощадки | 259 |
| 7.2. Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні характеру взаємодії вертикальних стінок форми з бетонною сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки | 266 |
| 7.3. Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні характеру взаємодії днища форми з бетонною сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки |  |
| 7.4 Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні характеру взаємодії подовжніх стінок форми з бетонною¦ сумішшю при горизонтальному напрямленні коливань віброплощадки |  |
| 7.5. Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні робочого режиму вібраційної площадки з круговими горизонтальними коливаннями | 271 |
| 7.6. Порівняння теоретичних даних з експериментальними при дослідженні робочого режиму вібраційної площадки з вимушеними крутильними коливаннями. | 278 |
| 7.7. Висновок по розділу | 280 |
| Розділ 8. РОЗРОБКА ВІБРоустановОК ІЗ Ппросторовими коливаннями робочого органа | 283 |
| - Обгрунтування вибору основних типорозмірів віброустановок із просторовими коливаннями робочого органа |  |
| 8.2. Основні принципи конструювання рухливих рам віброплощадок | 283 |
| - Уніфіковані вузли віброплощадок | 285 |
| 8.3.1. Віброзбуджувачі просторових коливань та їхній привід | 285 |
| 8.3.2. Пружні гумовометалеві опори | 302 |
| 8.4 Пристрій для кріплення форм | 310 |
| 8.5. Методика визначення основних конструктивних параметрів віброустановок. | 311 |
| 8.5.1. Конструювання вібраційної установки для формування залізобетонних лотків | 312 |
| 8.5.2. Конструювання вібраційної установки для формування плит покриттів | 313 |
| 8.5.3. Конструювання вібраційної установки для формування огорож | 314 |
| 8.5.4. Конструювання вібраційної установки для формування залізобетонних кілець | 317 |
| 8.5.5. Конструювання вібраційної установки для формування залізобетонних ліфтових кабін | 321 |
| 8.6. Оцінка споживчих якостей сучасних вібраційних машин для формування залізобетонних виробів | 321 |
| 8.7 Оцінка економічної ефективності впровадження результатів досліджень | 323 |
| 8.8 Визначення річної експлуатаційної продуктивності | 327 |
| # 8.9 Розрахунок питомих показників, які характеризують роботу нової техніки | 333 |
| # 8.10 Визначення економічної ефективності створення нової техніки | 335 |
| 8.11 Висновок по розділу: | 337 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ | 339 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 344 |
| Додатки (Акти, що підтверджують результати досліджень) | 381 |

ВСТУП

У сучасних умовах будівництва залізобетонні вироби залишаються затребуваними. Їхній випуск у нашій країні за останні дев’ять років (2003-2011), за даними Держкомстату України, становить 26540 тис. м3, в тому числі за роками: 2003 рік – 2492 тис. м3; 2004 рік – 2763 тис. м3; 2005 рік – 3204 тис. м3; 2006 рік – 3732 тис. м3; 2007 рік – 4597 тис. м3; 2008 рік – 3792 тис. м3; 2009 рік – 1801 тис. м3; 2010 рік – 1901 тис. м3; 2011 рік – 2258 тис. м3.

Виробництво збірного залізобетону України базується в основному на потоково-агрегатних технологічних лініях, які охоплюють випуск 55% усіх виробів, стендове виробництво 30%, а обсяг продукції конвеєрних ліній не перевищує 15%.

Промисловістю України та країн СНД віброформувальне обладнання серійно не випускається, тому підприємства змушені самостійно його поповнювати в умовах дефіциту металу і комплектуючих виробів. На виробництві застосовується невиправдано велика різнотипність такого обладнання, що пояснюється різними науковими концепціями вібраційної технології й ущільнення бетонних сумішей, що неодноразово мінялися, хоча вимоги до якості збірних залізобетонних виробів практично залишалися незмінними. Існуючий дефіцит вібраційних машин і невизначеність у виборі пріоритетних напрямів їхнього розвитку створюють на виробництві значні труднощі в технічному переоснащенні формувальних постів підприємств збірного залізобетону. Різноманіття використовуваних у наш час вібраційних машин для формування однотипних залізобетонних виробів не сприяє сучасним вимогам підвищення ефективності капітального будівництва, створенню  і широкому використанню ресурсо-енергозберігаючих та екологічно чистих технологій виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Це спонукає виробничників удосконалювати, здешевлювати способи виготовлення залізобетонних виробів та обладнання, впроваджувати безвідходне виробництво, застосовувати прості та надійні механізми. В значній мірі це стосується вибору та обґрунтування  установок, що здійснюють процес ущільнення серед відомих способів ущільнення бетонних сумішей найбільшого поширення набуло вібраційне ущільнення бетонних сумішей.

Актуальність теми.  Досить значного поширення при формуванні залізобетонних виробів набуло розроблене у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка вібраційне обладнання з просторовими коливаннями робочого органа, вдосконалення котрого може проводитися на підставі аналітичних досліджень з урахуванням фізико-механічних характеристик ущільнюваного середовища і визначенням на їхній основі раціональних параметрів вібраційних установок та режимів вібраційної дії.

У розрахунках вібраційного обладнання для формування залізобетонних виробів використовуються різні підходи до складання математичних моделей, про що свідчать публікації різних років. Відомі математичні моделі можна умовно поділити на дві групи: плоскі динамічні моделі руху робочого органа, що розглядають рух у вертикальній або горизонтальній площині, та просторові, які розглядають рух робочого органа у просторі.

У «плоских» математичних моделях розглядається вплив бетонної суміші на поглинання енергії з урахуванням її реологічних властивостей. У математичних моделях вібраційних машин з просторовими коливаннями робочого органа бетонна суміш ураховується у вигляді твердого тіла як приєднана маса до коливальної системи. Проте у реальних віброплощадках із просторовими коливаннями робочого органа частина енергії витрачається на взаємодію бетонної суміші з піддоном та бортами форми, інша частина поглинається бетонною сумішшю при її ущільненні. Раціональні параметри віброустановок можна встановити шляхом визначення енергетичних витрат на основі вивчення закону руху цієї динамічної системи, включаючи рух як рухомої рами віброплощадки, днища та бортів форми , так і просторовий рух ущільнюваного середовища.

##### Таким чином, створення вібраційних машин з науково обґрунтованими технологічними показниками на основі дослідження процесів взаємодії бетонної суміші та робочого органа вібраційної машини при виробництві будівельних виробів є актуальною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка та науково-дослідної дербюджетної теми «Теоретичні основи руху землерийних і ущільнюваних машин будіндустрії» кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва та архітектури (номер державної реєстрації 0110U2179).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри будівельних машин і обладнання Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка та науково-дослідної дербюджетної теми «Теоретичні основи руху землерийних і ущільнюваних машин будіндустрії» кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва та архітектури (номер державної реєстрації 0110U2179).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення наукових основ створення вібраційних установок із просторовими коливаннями для формування будівельних залізобетонних виробів складної форми.

Для досягнення означеної мети в роботі сформульовані та вирішені такі задачі:

- здійснено аналіз сучасного стану взаємодії робочих органів вібраційних машин із оброблюваним середовищем та розвитку вібраційної техніки для формування виробів із будівельних бетонних сумішей;

- обгрунтовано загальну стуктурну схему досліджуваної системи на основі використання структурного та параметричного синтезу з оцінкою питомих значень складових системи на її рух та закономірність зміни параметрів і режимів робочого процесу;

- виконано дослідження напружено-деформованого стану підсистем загальної системи – робочих органів та оброблюваного середовища і запропоновано загальний підхід до оцінки сил опору цих підсистем у їхньому загальному русі;

- аналітично описана динаміка спільного руху системи «машина – оброблюване середовище» на основі дискретно-континуальних моделей та визначено основні параметри вібраційних установок із просторовими коливаннями;

- експериментально досліджено режими роботи, параметри та оцінено вплив оброблюваного середовища на динаміку руху вібраційних формувальних установок із просторовими коливаннями;

- розроблено методику та алгоритм розрахунку динамічної системи «оброблюване середовище – напружено-деформований стан рами вібромашини – фундамент»;

- запропоновано основні принципи створення високоефективних формувальних установок із просторовими коливаннями й здійснено синтез їхніх конструкцій і параметрів для конкретних умов та заданих за технологічними ознаками виробів;

- виконано впровадження результатів досліджень та оцінено їхню ефективність.

Об’єкт дослідження – процес формування будівельних виробів із бетонних сумішей на вібраційних установках з просторовими коливаннями.

Предмет дослідження – вібраційні машини та обладнання для ущільнення бетонних сумішей у формі.

Методи дослідження ґрунтуються на використанні класичної теорії коливань механічних систем і суцільних середовищ, прикладної механіки. Для аналізу математичних моделей використовувалися аналітичні й чисельні методи з використанням ПЕОМ. Експериментальні дослідження, які проводилися із застосуванням сучасних приладів, обладнання для вимірювання і реєстрації на оригінальних експериментально-дослідних зразках вібраційних установок, базувалися на методах математичного планування експериментів та математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає у розробленні наукових основ створення високоефективних формувальних установок із просторовими коливаннями.

Уперше:

- установлено закономірності руху вібраційних формувальних установок із просторовими коливаннями з урахуванням впливу технологічних навантажень на основі використання дискретно-континуальних моделей оброблюваних середовищ;

- отримано аналітичні залежності, які описують поведінку динамічної системи з просторовими коливаннями і дозволяють встановити закон руху й амплітуди коливань форми, встановленої на руомій рамі віброплощадки, залежно від конструктивних і фізико-механичних характеристик системи, конфігурації залізобетонного виробу, що формується, фізико-механичних характеристик ущільнюваного середовища, напряму, форми і співвідношення вимушуючих навантажень, визначити нормальні та дотичні напруження в ущільнюваній суміші, оцінити ефективність ущільнення за величиною необхідної тривалості вібраційної дії, встановити основні параметри віброустановки;

- –отримано аналітичні залежності для оцінки енергоємності процесу ущільнення і коефіцієнта корисної дії вібраційної установки при формуванні залізобетонних виробів залежно від інтенсивності, напряму й форми генерованих вимушених коливань та конфігураціє виробу.

Набули подальшого розвитку:

–наукові уявлення про механізм вібраційного ущільнення бетонних сумішей при просторових коливаннях, основані на хвильовій теорії поширення пружно-пластичних хвиль деформацій в ущільнюваному середовищі.

Удосконалено:

–розрахунок  фундаментів вібраційних установок з урахуванням напруженого стану в нижніх  шарах ґрунту на основі методу скінченних елементів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:

– створено новий напрям у розвитку енергозберігаючих високоефективних вібраційних установок для формування із бетонних сумішей виробів складної форми, що ґрунтуються на енергетичній теорії вібраційного ущільнення – теоретичних дослідженнях динамічної системи «рухома рама – оброблюване середовище»;

– розроблено методологію інженерного розрахунку визначення динамічних і конструктивних параметрів установок для формування залізобетонних виробів складної форми;

– розроблено та створено за алгоритмом розрахунку експериментально-дослідні та промислово-дослідні зразки вібраційних установок із просторовими коливаннями для формування із бетонних сумішей виробів складної форми: лотків, плит покриттів, кілець, елементів огорож, об’ємних ліфтових кабін тощо.

– використано результати досліджень у курсовому та дипломному проектуванні на електромеханічному факультеті Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та на кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва Кіровоградського національного технічного університету.

Упровадження розроблених вібраційних установок здійснено на підприємствах: ТОВ ВП «Будмеханізація» (м. Полтава», ТОВ «Завод залізобетонних виробів «Полтава», ВАТ «Полтавський завод залізобетонних виробів», ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» (с. Терешки Полтавської обл.), ООО «ТехноПроджек-М» (м. Москва), що підтверджено відповідними актами.

Результати досліджень унесено у «Каталог сучасних наукових розроблень 2009» (ПолтНТУ).

Особистий внесок здобувача. Одержані основні результати теоретичних і експериментальних досліджень, які виносяться на захист, отримані автором самостійно. У наукових працях, виконаних у співавторстві, здобувачеві належить: визначення передумов досліджень, формулювання  мети  досліджень [32, 110, 124, 136, 138, 143, 163, 166, 169, 178 – 179, 181 – 182, 217 – 218]; формулювання наукового напряму досліджень[124, 166, 194, 169]; опис конструкції вібраційних установок та їхніх вузлів [32, 42, 178, 182 – 184, 197, 217, 224, 231 – 238 139]; складаня розрахункових схем динамічних  моделей [110, 124]; аналіз розрахункових моделй з урахування впливу середовища на робочий орган вібромашини [138]; складення розрахункових динамічних моделей віброустановок у вигляді рівнянь взаємодії робочого органа вібраційної машини з ущільнюваним середовищем залежно від вигляду і напряму вібраційної дії  [136, 138, 143, 166, 168, 181 – 182, 194, 183,  238]; розв’язок рівнянь розрахункових динамічних моделей [124, 212]; конструкція типів кріплення перегородок форми та аналіз форми коливань робочого органа вібраційної машини [115]; розроблена методика проведення експериментів та експериментальне визначення динамічних параметрів вібраційних установок [182, 184]; вибір конструктивних особливостей машин для аналізу [169]; розроблення алгоритмів чисельних розрахунків «машина – оброблюване середовище» [124, 138, 143]; узагальнення параметрів та особливостей конструктивних схем дебалансних віброзбуджувачів кругових коливань, розроблених у ПолтНТУ [187]; установлено  характер розподілу амплітуд вібропереміщень по прверхні робочого органа віброплощадки [110, 136]; аналіз узагальнених конструктивних схем віброплощадок [169]; теоретичні дослідження  впливу динамічних навантажень вібраційної установки на параметри фундамента [181]; частина переліку основних параметрів вібраційних площадок, що ввійшли в розрахункову формулу для визначення споживчих якостей вібраційних площадок [207]; конструювання вібростенда [139]; розрахункові схеми для визначення модуля деформацій в опорі середовища [262] та опору середовища залежно від прогину робочого органа [263];  побудова сіток характеристик для напружено-деформованого стану бетонної суміші [266]; визначення можливих режимів коливань віброплощадки [32]; розроблення конструкцій запропонованих вібраційних установок та їхнє впровадження у виробництво [178, 182, 184, 266];  відмітна частина формул патентів [232 – 234, 236 – 238]; відмітні частини формул патентів  у забезпеченні корпуса опори лапами, суцільними з корпусом [226], влаштування вікна у камері теплового обробітку і виведенні крізь нього кронштейна віброзбуджувача коливань [227], у розташуванні віброзбуджувача коливань [228 – 229], у виконанні корпусу з бічними стінками постійної товщини у вигляді зрізаного еліптичного конуса з отвором, що сполучається з атмосферою [224], у визначенні співвідношення розмірів робочої частини еластичного корусу [230], у забезпеченні віброзбуджувача напірною конусною втулкою та маслонакопичувачем [231], у забезпеченні віброзбуджувача маслонакопичувачем у вигляді пустотілого перевернутого зрізаного конуса, жорстко закріпленого на дебалансному валу [235]; узагальнення висновків [32, 110, 124, 136, 166, 168, 238, 178, 181 – 182, 212, 217 – 218, 143, 179, 266].

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідались і схвалені на таких наукових семінарах та конференціях: I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Прогресивні технології та машини для виробництва будматеріалів, виробів і конструкцій» (Полтава, ПолтНТУ, 1996 р.); VI Міжнародній конференції «Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения» (м. Одеса, ОДМА, Державна гірнича академія, Харківський державний політехнічний університет, 25-29.08.1998); Міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в техніці та технологіях», присвяченій 75-річчю ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка (Полтава, 3-7.10.2005); Регіональній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку будівельного та дорожньо-транспортного комплексів регіону» (Кіровоград, КДТУ, 7-9.10.2008); ІХ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Состояние современной строительной науки-2011» (м. Полтава, Полтавський державний центр науки, інновацій та інформатизації; редакція науково-технічного та виробничого журналу «Бетон и железобетон в Украине»; редакція науково-виробничого та екологічного журналу «Экология плюс», 12-19.05.2011); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Створення, експлуатація і ремонт машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», присвяченій 50-річчю з дня заснування кафедри будівельних машин та обладнання ім. Олександра Онищенка, (ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка 27-28.10.2011); ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в техніці та технологіях» (ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 23-25.04.2012); Всеукраїнському науково-практичному семінарі за участю іноземних фахівців «Сучасні проблеми геотехніки», присвяченому 50-річчю геотехнічної наукової школи ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 14-15.10.2012; IV міжнаородн. науково-техн. конф. «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті» CMSEE-2010 (м. Полтава, МОН України,  РАН, АТН України, ІПММіС НАН України, ІПМ ім. М.В. Келдиша РАН, ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, Укрсофт плюс, 01-31.10.2010); Міжнародній науково-практичній конференції Sworld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012» (м. Одесса, УкрНДІМФ, ОНМУ, УкрЦАЗТ, ІМіП, 18-27.12.2012); XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Технические науки – от теории к практике» (Росія, м. Новосибірськ, 20.02.2013), НП «СибАК»; Міжнародній науково-практичній конференції «Научный потенциал молодых ученых для инновационного развития строительного комплекса Нижнего Поволжья» (Росія, м. Волгоград, Волгоградський ДАБУ, 24.12.2010); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Техника и технология: новые перспективы развития» (Росія, м. Москва, Науковий журнал «Естественные и технические науки» та видавництво «Спутник +», 25.02.2013); 45-тій – 64-тій науково-практичн. конфер. викладачів, аспірантів та студентів, (м. Полтава, ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка).

Дисертаційна робота у завершеному вигляді доповідалася на розширеному засіданні кафедри будівельних машин та обладнання ПолтНТУ (2012 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 72 друкованих працях, які відображають її основний зміст, у тому числі: 32 статті у фахових наукових збірниках, 6 – в іноземних науково-технічних виданнях, 3 – в зб. наук. праць, що входить у міжнар. наук. метр. базу РИНЦ SCIENCE INDEX, 16 патентах України (4 патенти на винаходи, 1 деклараційний патент на винахід та 9 патентів на корисні моделі), решта – у збірниках матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях та інших науково-технічних збірниках.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 8 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із      296 найменувань. Дисертація викладена на 384 сторінках, у тому числі 328   сторінок основного тексту, 36 сторінок списку використаних джерел,      96 рисунків і 12 таблиць.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Викладені в даній роботі дослідження розвинули наукові уявлення про механізм вібраційного ущільнення бетонних сумішей основані на хвильовій теорії поширення пружно-пластичних хвиль деформацій, що періодично створюють в ущільнюваному середовищі нормальні напруження у вигляді напружень стиснення і розтягування, а також дотичні напруження.

2. Проведений аналіз бетонних виробів складної конфігурації. Установлено, що при формуванні бетонних виробів складної конфігурації, що мають складний поперечний перетин окремих елементів, бетонна суміш одночасно піддається нормальним і дотичним напруженням|напруженню|, причому при нормальній вібраційній дії бетонна суміш більшою мірою поводиться як пружно-в'язке тіло, яке схильне до дії інерційних і пружно-в'язких сил, а при зсувних деформаціях бетонна суміш більшою мірою поводиться як в'язке тіло, що схильне до дії інерційних і в'язких сил.

3. Обгрунтовані моделі реологій бетонної суміші, що дозволяють описати поширення хвиль деформацій в ущільнюваному середовищі при динамічному навантаженні, і запропоновані теоретичні вирази для визначення динамічного модуля пружної деформації і коефіцієнта динамічної в'язкості бетонної суміші, коефіцієнта опору, враховуючого зчеплення і внутрішнє тертя в бетонній суміші, а також витрати енергії на переорієнтацію частинок й інші явища в бетонній суміші, супроводжуючі вібраційне ущільнення. Установлена їхня залежність від консистенції суміші та ступеню її ущільнення.

4. Розроблена математична модель динамічної системи «віброплощадка - бетонна суміш» при вертикально направленій вібраційній дії, в якій ущільнювана суміш представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами. На осові вивчення поширення пружно-пластичних хвиль деформацій в ущільнюваному шарі визначені закони руху ущільнюваного середовища та рухомої рами віброплощадки при вертикально направлених коливаннях. Визначені інерційні характеристики бетонної суміші різної консистенції  і приведені значення ефективного коефіцієнта приєднаної маси бетонної суміші  залежно від коефіцієнта відносної пластичної деформації, товщини ущільнюваного шару, рухомості суміші і кутової частоти вимушених коливань для випадку використання дискретної математичної моделі. Знайдені величини нормальних напружень, що виникають в ущільнюваному шарі суміші. Розроблені математичні моделі для дослідження динамічної системи "віброплощадка – бетонне середовище" при горизонтально направлених коливаннях, в якій ущільнювана суміш представлена у вигляді системи з|із| розподіленими параметрами, яка взаємодіє з торцевими стінками в нормальному напрямі або днищем форми, піддаючись зсувним деформаціям. Внаслідок використання запропонованих математичних моделей досліджений спільний рух ущільнюваного середовища і рухомої рами віброплощадки при горизонтально направлених коливаннях; установлена закономірність взаємодії торців форми з ущільнюваною сумішшю у нормальному напрямі й визначений вплив торців форми на процес ущільнення; знайдений закон деформації ущільнюваного середовища і визначені дотичні напруження, що виникають в ущільнюваному шарі бетонної суміші при контакті з вібруючим днищем; установлений закон руху рухомої рами, знайдені раціональні режими вібраційної дії на ущільнюванне середовище. Розроблена математична модель динамічної системи «віброплощадка| – ущільнюванне середовище», в якій остання представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами, і отримані теоретичні залежності, що дозволяють досить точно визначити диссипативні й інерційні сили, що діють з боку суміші, на подовжні борти форми при горизонтально направленних коливаннях. Визначене дотичне напруження, що виникає в бетонній суміші при її взаємодії з подовжніми бортами форми. Отримані теоретичні залежності дозволяють створити дискретну фізико-механичну модель складної динамічної системи, що включає просторову форму бетонних ущільнюваних виробів,  встановити досить точно  закон руху бетонної суміші та віброплощадки, визначити основні параметри віброплощадки і раціональні режими вібраційної дії на бетонну суміш залежно від геометричних розмірів і конфігурації формованого виробу.

5. Виведені теоретичні залежності, що дозволяють визначити необхідну тривалість вібраційної дії для досягнення стандартної густини залежно від виду й інтенсивності вібраційної дії, консистенції бетонної суміші.  Отримані теоретичні залежності є основою для розробки та проектування віброплощадок і дебалансних віброзбуджувачів кругових і крутильних коливань, призначених для формування просторових залізобетонних конструкцій.  Моделі реологій задовольняють меті опису залежностей «напруження – деформація», характерних для бетонних сумішей, що ущільнюються вертикально направленими і горизонтальними коливаннями. Вони дозволяють описати пружні, диссипативні й інерційні властивості бетонної| суміші, а також врахувати вплив зовнішнього тертя з боку форми на бетонну суміш. Елементи моделі реології істотно залежать від відносної густини і консистенції бетонної суміші. Розбіжність теоретичних і експериментальних даних у середньому складає 5 – 6%.

6. Запропонована математична модель задовольняє меті опису складних динамічних систем віброплощадок із вертикально направленими коливаннями. Вона враховує конструктивні особливості віброплощадки, фізико-механичні характеристики ущільнюваного середовища, форму вимушених коливань. Отримані теоретичні вирази дозволяють встановити закон руху, визначити амплітуду коливань рухомої рами віброплощадки| й ущільнюваного середовища залежно від конструктивних і фізико-механичних характеристик  системи, напряму, вигляду і співвідношення вимушуючих навантажень, знайти напруження в ущільнюваній суміші й оцінити ефективність ущільнення.

Запропонована фізико-механична  модель  ущільнюваного середовища задовольняє  меті  опису взаємодії вібраційного робочого органу з формованою бетонною сумішшю в складній динамічній системі «вібраційна площадка – ущільнювана суміш» при вертикально направлених коливаннях. Вона дозволяє визначити величину інерційних сил, що переважно діють з боку ущільнюваного бетонного шару на рухому раму віброплощадки залежно від фізико-механичних характеристик суміші й параметрів вібраційної дії. У тому числі:

–отримані аналітичні залежності для визначення приведеної маси бетонної суміші  та напружень, що виникають в основі ущільнюваного шару бетонної суміші, при дії вертикально направлених коливань, тобто, які враховують хвильові процеси в оброблюваному шарі суміші, її фізико-механі| характеристики, частоту коливань, консистенцію суміші і товщину ущільнюваного шару та можуть бути використані в дискретній фізико-математичній моделі. На основі теоретичних досліджень динамічної системи «віброплощадка – ущільнюванне середовище», в якій остання представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами, розроблена фізико-механична модель, що дозволяє досить точно визначити пружні, диссипативные і інерційні сили, що діють з боку суміші на поперечні вертикальні стінки форми при горизонтально направлених коливаннях. У тому числі визначені величина  приведеної  маси  бетонной суміші, що взаємодіє з вертикальними стінками форми при горизонтально направлених коливаннях  і напруження, , що виникає в ущільнюваному шарі бетонної суміші біля стінок форми.

7. Унаслідок теоретичних досліджень динамічної системи «віброплощадка – ущільнюванне середовище», в якій остання представлена у вигляді системи з розподіленими параметрами, розроблена фізико-механічна модель, що дозволяє досить точно визначити диссипативні й інерційні сили,  що діють з боку суміші, на вібраційну машину при горизонтально направлених коливаннях. У тому числі визначені приведена маса бетонної суміші  і коефіцієнт непружного опору  бетонної суміші при її взаємодії з днищем форми. Визначені закони руху рухомої рами віброплощадки і дотичне напруження, що виникає в основі ущільнюваного шару бетонної суміші при її взаємодії з днищем форми при зсувних деформаціях.

8. Досліджений  характер взаємодії подовжніх стінок форми з бетонною сумішшю при дії горизонтально направлених коливань віброплощадки і розроблена фізико-механична модель, що дозволяє досить точно визначити диссипативні й інерційні сили, що діють з боку суміші на вібраційну машину. Визначена приведена маса  і коефіцієнт непружного опору  бетонної суміші при зсувних деформаціях, що створюються подовжніми стінками форми.

9. Отримані теоретичні залежності дозволяють встановити закон руху бетонної суміші та віброплощадки, визначити основні параметри віброплощадки і раціональні режими вібраційної дії на бетонну суміш залежно від геометричних розмірів і конфігурації формованого виробу. Визначене дотичне напруження, що виникає в бетонній суміші при її взаємодії з подовжніми бортами форми .

10. Отримані теоретичні залежності є основою для розробки фізико-математичних моделей для дослідження і проектування віброплощадок і дебалансних віброзбуджувачів коливань, призначених для формування просторових залізобетонних конструкцій.

змащенням підшипників дозволить виробникам орієнтуватися при виборі типу віброзбуджувача з вертикальним валом.

11. Запропоноване конструктивне рішення забезпечує збільшення довговічності роботи віброзбуджувача за рахунок рідинного змащення підшипників та підвищення надійності роботи підшипників вертикального вала шляхом подачі до них рідкого мастила в момент пуску, зберігаючи режими вібраційної дії, при яких забезпечується ефективне ущільнення бетонних сумішей на віброплощадці.

Проведені розрахунки свідчать, що довговічність підшипників цілком достатня для безперебійної роботи віброзбуджувача протягом  тривалого часу, тому що сумарний час роботи віброплощадки складає не більш 1,5 години за зміну.

12. Вібраційні пристрої працюють у різних кліматичних умовах у різні пори року, тому удосконалені пружні опори мають бути стійкими до природних умов і в той же час мати підвищену довговічність і зносостійкість. Тому пружні елементи опори можуть бути виготовлені з технічної гуми відповідної твердості, але в даний час краще використовувати нові полімерні матеріали, наприклад, поліуретан, який містить в собі уретанову групу -МН-СОО-. Кисень в молекулярному ланцюзі надає полімерам гнучкість, еластичність, їм властива атмосферостійкість і морозостійкість (від "мінус"60° С при відносній вологості до 95%).  У залежності від вихідних речовин, які використовуються при отриманні поліуретанів, вони можуть мати різні властивості: бути твердими, еластичними і навіть термореактивними.

13. Довговічна експлуатація запропонованих ефективних выброустановок зменшує витрати на їхнє оновлення, знижує, пов’язані з простоями для їхньої заміни, втрати часу, сприяє підвищенню безпечності експлуатації вібраційної машини вцілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

| - Афанасьев А.А., Пустыльник Е.И., Трухин Ю.Г. К оценке технологической эффективности импульсных режимов колебаний при поверхностном уплотнении бетонной смеси.// Изв. вузов. Стр-во и архитектура, 1987. – № 2. – C. 114 –118. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ахвердов И.Н. Интенсивность вибрирования, физико-механические и деформативные свойства бетона / И.Н. Ахвердов, Ю.Ю. Делтува // Бетон и железобетон. 1967. – №1. – С. 8 – 11. |  |  |
| - Ахвердов, И.Н. Механизм усадки и ползучести бетона в свете современных представлений реологии и физики твердого тела / И.Н. Ахвердов // Бетон и железобетон, 1970. – №10. – С. 21–23. |  |  |
| - Ахвердов, И.Н. Основы физики бетона / И.Н. Ахвердов. – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с. |  |  |
| - Бабаков И.М. Теория колебаний / И.М. Бабаков – М.: Наука, 1968. – 560 с. |  |  |
| - Баженов Ю.М. Технология бетона / Ю.М.Баженов. – М.: АСВ, 2003.– 500 с. |  |  |
| - Баженов Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий / Ю.М. Баженов, А.Г. Комар. – М.: Стройиздат, 1984. – 561 с. |  |  |
| - Баженов, Ю. М. Перспективы применения математических методов в технологии сборного железобетона / Ю.М. Баженов, В.А. Вознесенский. – М.: Стройиздат, 1974. – 156с. |  |  |
| - Баладінський В.Л., Назаренко І.І., Онищенко О.Г. Булівельна техніка: Підручник / В.Л. Баладінський, І.І. Назаренко, О.Г. Онищенко – Київ-Полтава: КНУБА-ПНТУ, 2002. – 463 с. |  |  |
| - Баловнев. В.И. Дорожно-строительные машины и комплексы: Учебник для вузов/ В. И. Баловнев, А. Б. Ермилов, А. И. Новиков и др.; Под ред. В. И. Баловнева. - М.: Машиностроение, 1988. - 384 с. |  |  |
| - Бандуріна О.В. Урахування динамічних впливів формувальних машин при реконструкції основ і фундаментів: дис. … кандидата техн. наук: 05.23.02 / О.В. Бандуріна. − Полтава: ПолтНТУ, 2008. − 213 с. |  |  |
| - Баркан Д.Д. Виброметод в строительстве /Д.Д. Баркан. – М.: Госстройиздат, 1959. – 315 с. |  |  |
| - Батраков В.Г. Опыт разработки и применения эффективных суперпластификаторов в производстве железобетонных изделий / В.Г. Батраков, В.Р. Фаликман, Ш.Т. Бабаев // Пути технического перевооружения промышленности сборного железобетона: Материалы семинара / М.: Общество «Знание» РСФСР, Московский ДНТП им. Дзержинского, 1987. – с. 112–121. |  |  |
| - Бауман А.В. Метод определения коэфициента присоединения бетонной смеси при виброуплотнении // Строительные и дорожные машинв, 1974. – №2. – С. 17–21. |  |  |
| - Бауман В.А. Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов: Справочник / В.А. Бауман и др /под ред. В.А. Баумана. – М.: Машиностроение, 1970. – 548 с. |  |  |
| - Бауман В.А. Вибрационные машины и процессы в строительстве / В.А. Бауман, И.И. Быховский. – М.: Высшая школа, 1977. – 326 с. |  |  |
| - Берней И.И. К теории определения вязкопластичных свойств дисперсных систем методом конического пласмометра / И.И. Берней, В.В. Белов // Технологическая механика бетона:. Межвуз. научн. сб. – Рига: РПИ, 1981. – С. 5-16. |  |  |
| - Берник П.С. Алгоритм для визначення частоті та амплітуди коливань вібромашин / П.С. Берник, Р.В. Чубик, Р.В. Таянов // Всеукраінський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях», 2005. – № 2 (40). – С. 1 – 6. |  |  |
| - Бутковский А.Г. Характеристики систем с распределенными параметрами. - М.: Наука, 1979. - 224 с. |  |  |
| - Биршс И.З. Повышение эффективности ударного метода изготовления железобетонных изделий / И.З. Биршс, В.Я. Куннос // Железобетон, – 1984. – №5. – С. 15-16. |  |  |
| - Блехман И.И. Вибрационное перемещение / И.И. Блехман, Г.Ю. Джанелидзе. – М.: Наука, 1964. – 412 с. |  |  |
| - Блехман И.И. Движение частицы в колеблющейся среде при наличии сопротивления типа сухого трения / И.И. Блехман, В.В. Гортинский, С.Е. Птугихина. – Изв. АН СССР. Механика и машиностроение, 1963. – №4. – С. 31-41. |  |  |
| - Блехман И.И. Об эффективных коэффициентах трения при вибрации / И.И. Блехман, Г.Ю., Джанелидзе // Изв. АН СССР, ОТН. – 1958. – №7. – С. 97–101 . |  |  |
| - Блехман, И.И. Вибрационная механика / И.И. Блехман. – М: Физматлит, 1994. – 400 с. |  |  |
| - Божко А.Е. Пространственное вибровозбуждение / Божко А.Е., Гноевой А.В., Шпачук В.П. – К: Наукова думка, 1987. – 190 с. |  |  |
| - Борщевский А.А., Ильин А.С. Механическое оборудование для производства строительных материалов и изделий / А.А. Борщевский , А.С. Ильин. – М.: Высш. шк., 1987. – 368 с. |  |  |
| - Брауде Ф.Г. Виброударное формование изделий из песчаных бетонов / Ф.Г. Брауде, С.А. Осмаков, В.А. Голубенков // Железобетон, – 1982. – №3. – С. 30-31. |  |  |
| - Брауде Ф.Г. Сравнительное исследование процесса уплотнения бетонных смесей на вибрационных, вибрационно-ударных и ударных вибростолах / Ф.Г. Брауде // Вопросы проектирования и расчета машин для формования железобетонных изделий: труды ВНИИГСа, Вып.20.– М.:ЦБТИ Минстрой РСФСР, 1962. – С. 25-62. |  |  |
| - Бреслав И. Б. О собственной частоте колебаний частиц бетонной смеси / И. Б. Бреслав // Исслед. по бетону и железобетону, 1965. – Вып. 8. – С. 29–41. |  |  |
| - Бриеде В.А. О виброформовании бетона // Исследования по механике строительных материалов и конструкций / В.А. Бриеде , Л.А. Файтельсон. – Рига: Зинатне, 1969. – Вып. 4. – С. 3–32. |  |  |
| - Быховский, И.И. Основы теории вибрационной техники / И.И. Быховский. – М.: Машиностроение, 1969. – 363 с. |  |  |
| - Василенко Р.О. Вібромайданчики для формування великорозмірних об’ємних залізобетонних виробів / Р.О. Василенко, М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – Вип. 13. – С.182 – 188. |  |  |
| - Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред. совет: В.Н.Челомей (пред.). – М.: Машиностроение, 1981. – Т. 4. Вибрационные процессы и машины / Под ред. Э.Э. Лавендела, 1981. – 509 с. |  |  |
| - Вибрации в технике: Справочник: В 6-ти т. / Ред. совет: В.Н.Челомей пред. - М.: Машиностроение, 1978. – Т. 1. Колебания линейных систем / Под ред. В.В. Болотина, 1978. – 352 с. |  |  |
| - Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред.совет: В.Н.Чело-мей пред. – М.: Машиностроение, 1980. – Т.3. Колебания машин, конструкций и их элементов. / Под ред. Ф.М. Диментберга и К.С. Колесникова, 1980. – 544 с. |  |  |
| - Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов: Справочник / Под ред. В.А. Баумана, И.И. Быховского и Б.Г. Гольдштейна. – М.: Машиностроение, 1970.– 548 с. |  |  |
| - Виноградов Ю.И. Виброплощадки и стационарные виброформы с многокомпонентным характером колебаний / Ю.И. Виноградов, К.А. Олехнович. – Полтава: Полтав. инж.-строит. ин-т, 1982. – 59 с. Деп. в УкрНИИНТИ 11.02.83, № 96Ук-ДЗЗ. |  |  |
| - Виноградов Ю.И. Динамический расчет одномассовых зарезонансных вибромашин / Ю.И. Виноградов, К.А. Олехнович // Вибротехника: Межвуз. сб. науч. тр., – 1990. – № 65. – С. 22–33. |  |  |
| - Виноградов Ю.И. Исследование характера многокомпонентных колебаний малошумных виброшющадок / Ю.И. Виноградов, К.А. Олехнович / – Полтава: Полтав. инж.-строит. ин-т, 1980. – 13 с: ил. – Деп. в УкрНИИНТИ 14.05.80, № 2055. |  |  |
| - Виноградов Ю.И. Площадки вибрационные низкочастотные для формования пустотных панелей перекрытий: ИЛ № 80-089 / Ю.И. Виноградов , Н.П. Нестеренко. – Харьков: ЦНТИ, 1989. – 4 с. |  |  |
| - Виноградов Ю.И. Площадки вибрационные низкочастотные повышенной технологической эффективности: ИЛ I№ 90-84 / Ю.И. Виноградов , Н.П. Нестеренко, К.А.Олехнович. Харьков: ЦНТИ, 1990.- 5 с. |  |  |
| - Вібраційна машина для формування трубчастих виробів із бетонних суміщей / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, М.М. Нестеренко, Д.С. Педь // Каталог наукових розроблень Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 84 – 85. |  |  |
| - Вікторов Ю.Є. Аналітичні дослідження закономірностей просторового руху робочого органа вібраційної установки з двома дебалансними віброзбудниками / Ю.Є. Вікторов, М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський держ. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. –Полтава: ПДТУ, 2000. – Вип. 5. – С. 53–62. |  |  |
| - Волков Л.А. Наладка оборудования для производства железобетонных изделий: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1989, – 264 с. |  |  |
| - Ганиев, Р.Ф. Динамика частиц при воздействии вибрации: Учеб. / Р.Ф. Ганиев. – К.: Наукова думка, 1975. – 168 с. |  |  |
| - Гаспарский В. Праксиологический анализ проектно-конструкторских разработок / В. Гаспарский. Перевод с польского Уванова В.А. – М.: Мир, 1978. – 172 с. |  |  |
| - Гирштель Г.Б. Пути повышения эффективности виброформования сборных железобетонных конструкций / Г.Б. Гирштель // Новые технологические процессы при производстве сборного железобетона. –К.: НИИСП, 1981. – С. 57– 67. |  |  |
| - Гирштель Г.Б. Эффекты резонаннса и антирезонаннса при станковом вибрировании бетонных смнсей / Г.Б. Гирштель // Реология бетонных смесей и ее технологические задачи. – Рига: РПИ, 1976. – С. 149 – 151 с. |  |  |
| - Гольдштейн Б.Г. Глубинные вибраторы для уплотнения бетона: Конструкция, теория, расчет / Б.Г. Гольдштейн, Л.П. Петрунькин. – М.: Машиностроение, 1966. – 172 с. |  |  |
| - Гончаревич И.Ф. Вибрационные машины в строительстве / И.Ф. Гончаревич, П.Н. Сергеев. – М.; Машгиз, 1963. – 311 с. |  |  |
| - Гончаревич И.Ф. Теория вибрационной техники и технологии / И.Ф. Гончаревич, К.В. Фролов. – М.: Наука, 1981. – 318 с. |  |  |
| - Горбовец М.Н. Вибрационная техника строительной индустрии: Обзорная информация. – М.: ЦНИИЭСтроймаш, 1979. – 52 с. |  |  |
| - Гусев Б.В. Вибрационная технология бетона / Б.В. Гусев, В.Г. Зазимко. – К.: Будівельник, 1991. – 158 с. |  |  |
| - Гусев Б.В. Технологическая механика вибрируемых бетонных смесей / Б.В. Гусев , В.А. Файвусович. – М.: ООО «Литература – 2000», 2002. – 252 с. |  |  |
| - Гусев Б.В. Ударно-вибрационная технология уплотнения бетонних смесей / Б.В. Гусев, А.Д. Деминов, Б.И. Крюков. – М.: Стройиздат, 1982. – 152 с. |  |  |
| - Давыдов Л.С. Некоторые свойства бетонов и железобетонных конструкций, изготовленных методом продольно-горизон тального вибрирования / Л.С. Давыдов, А.А. Жаворонков // Вибрационная техника: НИИстройдоркоммунмаш. – М.: Стройиздат, 1966. – с. 83–88. |  |  |
| - Деминов А.Д. Низкочастотные резонансные виброплощадки для уплотнения бетонной смеси / А.Д. Деминов , Б.И. Крюков , Б.В. Гусев // Промышленность строительных материалов Москвы, 1975.– № 1. – С. 25 –27. |  |  |
| - Ден-Гартог Дж. П. Механические колебания: перевод с англ. Ден-Гартог Дж. П. – М.: Госстройиздат физ-мат. лит., 1960. – 580 с. |  |  |
| - Десов А. Е. Вибрированный бетон / А.Е. Десов. – М.: Госстройиздат, 1956. – 229 с. |  |  |
| - Десов А.Е. Вибрационные площадки. Конструкции и методы расчета. М.: Госстройиздат, 195З. – 72 с. |  |  |
| - Десов А.Е. Некоторые особенности резонансных виброшющадок.-Научные тр. вузов Лит. ССР / А.Е. Десов. – Каунас: Вибротехника, 1974. – № 2. – С. 89–93. |  |  |
| - Десов А.Е. Экспериментальные данные о распространении колебаний различных частот в бетонных смесях при станковом вибрировании / А.Е. Десов, В.Н. Шмигальский // Труды НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1961. – Вып. 19. – С. 17–21. |  |  |
| - Дорожные машины / Хархута Н.Я., Капустин М.И., Семенов В.П. и др. – Л.: Машиностроение, 1968. – 416 с. |  |  |
| - Дослідження динамічних характеристик коливань активного робочого органа вібраційної касетної установки / [П.О. Молчанов, М.П. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.О. Скляренко] // Сб. научн. тр. SWorld по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012» (г. Одесса, УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП) 18-27 декабря 2012 г). – Одесса: Изд-во Куприенко С.В, 2012. – т.6 (Технические науки. Входит в междунар. научн. метр. базу РИНЦ SCIENCE INDEX). – С. 39 – 48. |  |  |
| - Дырда В.И. Резиновые элементы вибрационных машин / В.И. Дырда. – К.: Наукова думка, 1980. – 99 с. |  |  |
| - Емельянова И.А. Анализ зависимости прочносных характеристик строительных смесей от особенности их приготовления в различных видах смесителей // Сборник начн. тр. –Харьков: УкрДАЗТ, 2009. – Вып. 109. – С. 55-56. |  |  |
| - Емельянова И.А. Современные строительные смеси и оборудование для их приготовления / И.А. Емельянова, О.В. Доброходова, А.И. Анищенко. – Харків: Тимченко, 2010. – 146 с. |  |  |
| - Ємельянова І.А. Визначення траєкторії руху бетонної суміші з урахуванням сил опору / І.А. Емельянова, А.Т. Гордієнко, А.І. Анищенко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 52. – С. 444-447. |  |  |
| - Ємельянова І.А. Машини та обладнання для зведення будівель і споруд із монолітного залізобетону / І.А. Емельянова. – Харків: Факт, 2008. – 376 с. |  |  |
| - Жигилий С.М. Применение критериев подобия при математическом моделировании технологической вибромашины / С.М. Жигилий // Вопросы вибрационной технологии: межвуз. сб. науч. ст. – Ростов на Дону: Издательский центр «ДГТУ», 2006. – С. 163 - 166. |  |  |
| - Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента при исследовании многокомпонентных систем / И. Г. Зедгинидзе. – М.: Наука, 1976. – 390 с. |  |  |
| - Зыков Б.И. Изменение напряженно-деформированного состояния бетонных смесей при виброуплотнении в условиях объемо-изменения / Б.И. Зыков // Исследование строительных и дорожных машин. –Ярославль: ЯрПИ, 1990. С. 71-78. |  |  |
| - Иванов Ф.М., Руднева В.В. Высокоподвижные бетонные смеси // Бетон и железобетон, – 1976. – №8. – С.40 – 42. |  |  |
| - Ивахов И. PLAXIS – геотехнические расчеты [Электронный ресурс].− Режим доступа: http:// www.cadmaster.ru/article/11_plaxis.cfm. |  |  |
| - Исследование динамических характеристик колебаний активного робочего органа вибрационной кассетной установки / П.О. Молчанов, Н.П. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.А. Скляренко // [электронный ресурс]: тезисы международной научно-практической Интернет-конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2012»: (18 декабря – 27 декабря 2012 г.) / Проект SWorld (УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП). – Одесса: SWorld, 2012. Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-412/machines-and-mechanical-engineering-412/15324-412-1148. |  |  |
| - Иткин А.Ф. Вибрационные машины для формования бетонных изделий. Монография / А.Ф. Иткин К.: «МП Леся», 2009. – 152 с. |  |  |
| - Иткин А.Ф. Определение рациональных параметров вибрационных возбудителей колебаний для виброплощадок с двухчастотными колебаниями / А.Ф. Иткин, А.Г. Маслов //Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 5/2007 ( 46). Ч. 1. – Кременчук: КДПУ, 2007. – С. 67 – 71. |  |  |
| - Иткин А.Ф. Определение рациональных параметров и разработка планетарного вибровозбудителя колебаний / А.Ф. Иткин, А.Г. Маслов //Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 6/2007 ( 47). Ч. 1. – Кременчук: КДПУ, 2007. – с. 65 – 67. |  |  |
| - Карамзин В.Е. Интенсивность уплотнения бетонной смеси на промышленных виброплощадках / В.Е. Карамзин, В.А. Синева // Формование бетона. Научн. труды НИИЖБ. – М.: СИ, 1975. – С. 70 – 76. |  |  |
| - Карамзин В.Е. Синева Е.А. Взаимодействие бетонной смеси с формой при вибрационном уплотнении / В.Е. Карамзин, В.А. Синева // Новые представления о работе поддонов формы. – М.: НИИЖБ, 1972. – С. 80 – 92. |  |  |
| - Комиссар А.Г. Опоры качения в тяжелых режимах эксплуатации: Справочник / А.Г. Комиссар. – М.: Машиностроение. – 1987. – 384 с. |  |  |
| - Круглицкий И.И. Физико-механическая механика дисперсных минералов / И.И. Круглицкий. – К.: Наукова думка, 1974. – 246 с. |  |  |
| - Крюков Б.И. Динамика вибрационных машин резонансного типа. / Б.И. Крюков. – К.: Наукова думка, – 1973. – 112 с. |  |  |
| - Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.М. Власов, А.П. Болдин и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с.. |  |  |
| - Куннос Г. Я. О схематизации механизма вибрирования бетонных смесей. Исследования по бетону и железобетону / Г.Я. Куннос. – 1957. – №11. – С 7–12. |  |  |
| - Куннос Г.Я. Вибрационная технология бетона / Г.Я. Куннос – Л.: Стройиздат, 1967. – 163 с. |  |  |
| - Лаваришек Э.В. Особенности работы резонансных горизонтальных виброплощадок / Э.В. Лаваришек // Вибрационная техника. – М.: НИИинфстройдоркоммунмаш, 1966.– С. 88 – 92. |  |  |
| - Лаваришек Э.В. Совершенствование оборудования для формования железобетонных изделий / Э.В. Лавришек, Ю.З. Пескин. – «Промышленность строительных материалов», 1970. – №1. С. 17 – 23. |  |  |
| - Лавендел Э.Э. Синтез оптимальных вибромашин / Э.Э. Лавендел – Рига: Зинатне, 1970. – 253 с. |  |  |
| - Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом. Теоретичні основи та практика створення : [моногр.] / О. С. Ланець. – Львів: Львів. політехніка, 2008. – 324 с. |  |  |
| - Ланець О.С. Експериментальне підтвердження положень теорії синфазних коливань у тримасових механічних системах з електромагнітним приводом / О. С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. – 2006. – №1 (43). – С. 64 – 68. |  |  |
| - Ланець О.С. Конструкція та динаміка роботи високочастотного електромагнітного двотактного вібраційного майданчика для ущільнення бетонних сумішей / О.С. Ланець, І.В. Кузьо // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ. Вип. 3 (25). – Т.1, 2009. – С. 126–130. |  |  |
| - Ланець О.С. Теорія синфазних коливань у вібраційних машинах з електромагнітним приводом / О.С. Ланець // Вібрації в техніці та технологіях. – 2005. – № 2 (40). – С. 46 –54. |  |  |
| - Лепендин Л.Ф. Акустика: Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Лепендин. – М.: Высш. школа, 1978. – 448 с. |  |  |
| - Ловейкин В.С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин / В.С. Ловейкин. – К.: УМК ВО, 1990. – 168с. |  |  |
| - Лэрмит Р. Проблемы технологии бетона: Учеб. / Р. Лермит. – М.: Стройиздат, 1959. – 213 с. |  |  |
| - Лялинов А.Н. Новые вибрационные машины для уплотнения бетонных смесей / А.Н. Лялинов.– Л.: Ленинградский ДНТП.– 1970. – 95 с. |  |  |
| - Мамонтов И.И. Рациональные методы изготовления железобетонных конструкций / И.И. Мамонтов, М.В. Киселев. – Л.–М.: Госстройиздат, 1958. – 84 с. |  |  |
| - Маслов А.Г Вибрационные машины и процессы в дорожном строительстве / А.Г. Маслов, В.М. Пономарь. – К.: Будівельник, 1985.–128 с. |  |  |
| - Маслов А.Г. Исследование взаимодействия виброплощадки с бетонной смесью при вертикальных колебаниях / А.Г. Маслов , А.Ф. Иткин // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, вып. 27. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – с. 141 – 144. |  |  |
| - Маслов А.Г. Исследование виброплощадки для уплотнения бетонных смесей горизонтально направленными колебаниями и пригрузом /А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин // Интерстроймех – 2007: Труды междунар. науч.-техн. конф. – Самара: Самарск. гос. арх.-строит. ун-т, 2007. – с. 189 – 196. |  |  |
| - Маслов А.Г. Исследование процесса уплотнения бетонной смеси на вибрационной площадке с горизонтально направленными колебаниями / А.Г. Маслов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 2/2005 (31). – Кременчук: КДПУ, 2005. – С. 76 – 80. |  |  |
| - Маслов А.Г. Исследование процесса уплотнения бетонной смеси на вибрационной площадке с вертикально направленными колебаниями / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 6/2004 (29).. – Кременчук: КДПУ, 2004. – С. 86 - 91. |  |  |
| - Маслов А.Г. Исследование режима работы вибрационных пустотообразователей для формования многопустотных панелей перекрытия / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин //Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 16. – Полтава: ПНТУ, 2005. – С. 142-147. |  |  |
| - Маслов А.Г. Теоретические основы вибрационного уплотнения бетонных смесей / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин //Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 5/2004 (28). – Кременчук: КДПУ, 2004. – С. 45 – 49. |  |  |
| - Маслов А.Г., Иткин А.Ф. Исследование процесса уплотнения бетонной смеси на виброплощадке с полигармоническим возбуждением колебаний.// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 5/2005 (34). – Кременчук: КДПУ, 2005. – с. 42 – 47. |  |  |
| - Маслов А.Г., Иткин А.Ф. Исследование процесса уплотнения бетонных смесей на вибрационной площадке с жестко-упругими ограничителями. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип. 6/2005 ( 35). Частина 2. – Кременчук: КДПУ, 2005. – с. 15– 19 . |  |  |
| - Маслов А.Г., Иткин А.Ф. Исследование рабочего режима виброплощадки с пригрузом для уплотнения бетонной смеси / А.Г. Маслов, А.Ф. Иткин //Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, вып. 29 – Харьков: ХНАДУ, 2005. – с. 52 – 55. |  |  |
| - Маслов О.Г. Аналітичні дослідження коливань вібраційної установки для формування бетонних виробів для дорожного будівництва у режимі холостого ходу / О.Г. Маслов, М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Вип. 4 (34). –Полтава: ПолтНТУ, 2012. С 249 – 254. |  |  |
| - Маслов О.Г. Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі / О.Г. Маслов, М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко // Сб. научн. тр.: Строительство, материаловедение, машиностроение / Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – Вып. 66 – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – C. 194 – 204. |  |  |
| - Математичне моделювання коливань рухомої рами вібраційної установки для формування малогабаритних залізобетонних виробів / [М. П. Нестеренко, Т. О. Скляренко, Д. С. Педь, П. О. Молчанов] // Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів (17.04 – 11.05.2012). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Т. 3. – С. 56 – 57. |  |  |
| - Методы измерения шума на рабочих местах: ГОСТ 12.1.050-86. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 23 с. |  |  |
| - Миклашевський Е.П. Глубинное вибрирование бетонной смеси / Е. П. Міклашевський. – М.: Стройиздат, 1981. – 176 с. |  |  |
| - Михайлов И.В. Основные принципы новой технологии бетона и железобетона / И.В. Михайлов. – М.: Госстройиздат, 1961. – 53 с. |  |  |
| - Молчанов П.О. Аналіз поперечних коливань активного робочого органу касетної установки / П.О. Молчанов, М.П. Нестеренко, В.М. Чередніков // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ. – С. – 248. |  |  |
| - Молчанов Р.С. Новое в производстве железобетонных конструкций и деталей. Из опыта строительных организаций Ленинграда / Р.С. Молчанов, Н.А. Смирнов.– Л.–М.: Госстройиздат, 1955.– 83 с |  |  |
| - Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных: Пер. с англ. / Д. К. Монтгомери. – Л.: Судостроение, 1980. – 384 с. |  |  |
| - Назаренко И.И. Гарнец В. Н. Выбор расчетной схемы виброуплотняемой бетонной смеси / И.И. Назаренко, В.Н. Гарнец // Горные, строит. и дор. машины. – Киев, 1976. – Вып. 21. – С.87– 90. |  |  |
| - Назаренко И.И. К вопросу об учете нагрузок при расчете вибрационных машин / И.И. Назаренко // Издательство вузов. Строительство и архитектура. 1981. – №6. – С. 121-125. |  |  |
| - Назаренко И.И. Механизация и автоматизация трудоемких процессов на предприятиях сборного железобетона / И.И. Назаренко, В.А. Пенчук, В.Н. Гарнец, Ф.Ф. Бондаренко. – К.: Будівельник, 1988. – 192 с. |  |  |
| - Назаренко И.И. Прикладные задачи теории вибрационных машин / И.И. Назаренко. – К.: ИСИО, 1993. – 216 с. |  |  |
| - Назаренко І. І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Назаренко. – 2-ге вид. – К. : Вид. Дім "Слово", 2010. – 440 с. |  |  |
| - Назаренко І.І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії / І.І. Назаренко. – Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2007. – 230с. |  |  |
| - Назаренко І.І. Дослідження робочого режиму віброплощадки на завершальній стадії формування бетонного лотка / І.І. Назаренко, М.П. Нестеренко // Техніка будівництва // – К.: АБУ – КНУБА. – № 26. – 2011. – С. 14 – 21. |  |  |
| - Назаренко І.І. Системний аналіз технічних об’єктів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, В.М. Гарнець, А.Т. Свідерський, Б.М. Пентюк / За заг. ред. І.І. Назаренка – К.: КНУБА, 2009. – 164 с. |  |  |
| - Назаренко І.І., Туманська О.В. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів. Конструкції та основи експлуатації: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 590 с. |  |  |
| - Настоящий В.А. Розрахунок металевої форми для виготовлення стінових блоків / В.А. Настоящий, Т. М. Нестеренко, М. М. Нестеренко // Збірник наукових праць, наукові записки КНТУ. – № 3. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – С. 30 - 34. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Дослідження робочого режиму віброплощадки з вимушеними крутильними коливаннями при формуванні ребристих плит покриттів і плит перекриттів / М. П. Нестеренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ. 2012. – С. – 163. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вібраційні площадки з просторовими коливаннями для виготовлення залізобетонних виробів широкої номенклатури / М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво) за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях» присвяченої 75-річчю Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава, 3 – 7 жовтня 2005 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2005. –Вип. 16. – С.177 – 181. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Віброплощадки для формування багатопустотних панелей перекрить / М. П. Нестеренко // Прогрессивные технологии и машины для производства стройматериалов, изделий, и конструкций: Тез. докл. Первой всеукраинской научн.-практич. конф. – Полтава: ПолтТУ. 1996. С. 57-58. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Експериментальні дослідження робочого режиму віброформи / М. П. Нестеренко, Д. С. Педь. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ. – С. 249 – 256. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Закономірності просторового руху робочого органа вібраційної установки з двома дебалансними віброзбудниками / М.П. Нестеренко, М. М. Нестеренко, Т. О. Скляренко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ, 2005. –Вип. 16. –С.182-191. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Установка для формування залізобетонних кілець, а також інших трубчастих виробів / М. П. Нестеренко, О. В. Закревський // Прогрессивные технологии и машины для производства стройматериалов, изделий, и конструкций: Тез. докл. Первой всеукраинской научн.-практич. конф. – Полтава: ПолтТУ. 1996. –58 с.. |  |  |
| - Нестеренко М. П. Створення вібраційних машин для формування бетонних сумішей з врахування впливу середовища на робочий орган вібромашини / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь // Тези 62-ої наук. конф. професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів (23.04 – 13.05.2010). – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Т. 3. – С. 14 – 15. |  |  |
| - Нестеренко М.П. / Устройство для формования трубчатых изделий из бетонных смесей. А.с. 1669718 СССР, МКИ4 В28В1/08 / Н.П. Нестеренко, К.А. Олехнович, К.А. Бахмудов, В.В. Шульгин; заявитель и патентообладатель Полтавский инж.-строит. институт – №u4668695/33, заявл. 30.03.1989, опубл. 15.08.1991. Бюл. №30/1991. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження руху віброплощадки з конічними опорами / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко //Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчуг: КДПУ, 2008. №6 (53). – Ч. 1. – С. 91 – 93. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Касетна установка для формування залізобетонних елементів / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов // Каталог наукових розроблень. ПолтНТУ, 2011. –С. 87. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Математичне моделювання вібраційних машин для формування залізобетонних виробів з урахуванням впливу бетонної суміші на робочий орган / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського №1 (54), частина 1. 2009. –С.78-80. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Універсальний вібростенд просторових коливань / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, В.В. Шульгін // Прогрессивные технологии и машины для производства стройматериалов, изделий, и конструкций: Тез. докл. Первой всеукраинской научн.-практич. конф. –Полтава: ПолтТУ. 1996. 59 с.. |  |  |
| - Нестеренко М.П. / Устройство для изготовления изделий из бетонных смесей. А.с. 1715603 СССР, МКИ4 В28В1/08 . / Н.П. Нестеренко, К.А. Олехнович, К.А. Бахмудов, Ю.И. Виноградов; заявитель и патентообладатель Полтавский инж.-строит. институт – – №u4634864/33, заявл. 09.01.1989, опубл. 29.02.1992. Бюл. №8/1992. |  |  |
| - Нестеренко М.П. / Віброустановка для формування малогабаритних бетонних і залізобетонних виробів у касетній формі. Патент на корисну модель №63973 МПК B28B 7/24 / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко. – №u201103942; Заявл. 01.04.2011; Опубл. 25.10.2011, бюл. № 20/2011.–4 с. |  |  |
| - Нестеренко М.П. / Пружна опора для вібраційних пристроїв Патент на корисну модель №9393 МПК В28В1/08, В28В21/14 Україна / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко, М.М. Нестеренко– №u200610919. Заявл. 16.10.2006, опубл. 25.05.2007.–Бюл. №7/2007.–4 с. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналитическое моделирование вибрационных машин для формования железобетонных изделий с учетом влияния бетонной смеси на рабочий орган / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.А. Скляренко // Научный потенциал молодых ученых для инновационного развития строительного комплекса Нижнего Поволжья: Материалы Международной научно-практической конференции (24 декабря 2010 г., г. Волгоград : в 2-х ч. / Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т). – Волгоград : ВолгГАСУ, 2011. – Ч. 1 . – С. 220 – 224. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналіз конструктивних особливостей вібраційних машин, як передумови створення керованої вібраційної установки для поверхневого ущільнення бетонних сумішей / М.П. Нестеренко, П.М. Чеботарьов // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ. – С. 268 – 278. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналіз конструктивно-технолоогічних параметрів віброплощадок і віброустановок для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА. – 2010. – № 24 – С. 18 – 23. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналіз споживчих якостей та класифікація вібраційного обладнання для формування довгомірних залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ. Випуск 3(25) Том 1. 2009. –С. 143-149. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналітичні дослідження впливу взаємодії днища форми з ущільнюваною бетонною сумішшю на режим просторових коливань віброплощадки / М. П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво) за матеріалами ХІ Міжнародної науково-технічної конф. «Вібрації в техніці та технологіях» ( 23 – 25 квітня 2012 р.). – Вип. 2 (32). Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 187 – 195. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Визначення коефіцієнта приєднаної маси бетонної суміші при вертикальних коливаннях залежно від властивостей та умов формування виробів / М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ, 2010. – Випуск 1(26). – С. 78 – 85. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Високоефективні пружні опори для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА, 2012. . – № 28. – С. 15 – 19. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вібраційна машина для формування трубчастих виробів із бетонних суміщей / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, М.М. Нестеренко, Д.С. Педь // Каталог наукових розроблень. ПолтНТУ, 2011. –С. 84-85. |  |  |
| - Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова , Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 279 с. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вібраційні площадки з просторовими коливаннями для підприємств будівельної індустрії / М. П. Нестеренко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ, 2002. –Вип. 9. –С.90-93. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вібраційні площадки для формування великорозмірних об’ємних залізобетонних виробів / М. П. Нестеренко, Р. О. Василенко, Т. О. Скляренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Вип. 16. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – С. 30-37. |  |  |
| - Максимов Г.М. Опыт применения пластифицированных бетонов на заводах сборного железобетона и стройках Приднепровья / Г.М. Максимов, Б.Ш. Дубовой // Изв. вузов «Строительство и архитектура».- 1978.- №8.- С. 104-107. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Віброзбуджувач з вертикальним валом / М.П. Нестеренко, О.І. Хименко, Т.М. Нестеренко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ. Випуск 1(26). 2010. С. 93-99. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вібромайданчики для формування великорозмірних об’ємних залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Р.О. Василенко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – Вип. 13. – С.182 – 188. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Віброустановка для формування малогабаритних виробів бетонних та залізобетонних виробів у касетній формі / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко // Каталог наукових розроблень ПолтНТУ, 2011. –С. 86. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження взаємодії днища форми з ушільнюваним середовищем при дії горизонтально направленої складової просторових коливань віброплощадки / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА, – 2012. – № 27. – С. 26 – 31. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження зміни коефіцієнта приєднаної маси бетонної суміші при горизонтальних коливаннях залежно від її властивостей та умов формування виробів / М.П. Нестеренко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА – ХОТВ АБУ, 2010. – № 61. – С 184 – 191. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження напружено-деформованого стану віброплощадки / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА, 2010. – № 25. – С38 – 44. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналіз конструктивних особливостей вібраційних машин, як передумови створення керованої вібраційної установки для поверхневого ущільнення бетонних сумішей / М.П. Нестеренко, П.М. Чеботарьов // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПНТУ, 2012. – Вип. 1 (31). – С. 268 – 278. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження руху віброплощадки із циліндричними та конічними опорами / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко, С.М. Малінський // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ. Випуск 23. Том 2. 2009. С. 56-62. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження характеру взаємодії вертикальних стінок форми з бетонною сумішшю при дії горизонтальної складової просторових коливань віброплощадки / М.П. Нестеренко // Нові технології (Науковий вісник КУЕІТУ). Кременчуг: КУЕІТУ, 2009. – №4 (26), – С 153 – 158. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Дослідження характеру взаємодії віброплощадки з бетонною сумішшю при дії вертикально направленої складової просторових коливань віброплощадки / М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – Вип. 3 (25). – Т. 1. – С. 136 – 142. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Класифікація та оцінка споживчих якостей сучасних вібраційних машин для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – Вип. 20. – С. 20 – 25. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Математичне моделювання вібраційних машин для формування залізобетонних виробів з урахуванням впливу бетонної суміші на робочий орган / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – Вип. 23. –Т. 2. – С. 51 – 55 |  |  |
| - Нестеренко М.П. Аналітичне визначення резонансної частоти коливань активного робочого органа касетної форми / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов, В.М. Чередніков // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 2 (32). – Т. 2. – С. 241 – 250. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Математичне моделювання коливань рухомої рами вібраційної установки для формування малогабаритних залізобетонних виробів / М. П. Нестеренко, Т. О. Скляренко // Зб. наук. праць (Галуз. машинобуд., будівництво) / за матеріалами ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях» (ПолтНТУ ім/ Ю/ Кондратюка, 23 – 25 квітня 2012 р.). – Вип. 2 (32). Т.1. – Полтава: ПНТУ, 2012. – С. 251 – 256. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Оцінка технологічних можливостей вібраційних машин типу ВПГ для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь, Т.М. Нестеренко // Зб. наук. праць за матеріалами регіональної науково-практичної конференцфії «Проблеми розвитку будівельного та дорожно-транспортного комплексів регіону» / Кіровоградський державний технічний університет (7.10 – 9.10.2008). – КДТУ: Кіровоград, 2008. – Вип. 2. – С. 12 – 17. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Передумови для створення формувальної установки для виготовлення залізобетонних шпал / М.П. Нестеренко, П.О. Модчанов // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ. Випуск 1(26). 2010. –С. 86-92. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розрахунок фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа методом скінченних елементів / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: АБУ – КНУБА, 2012. . – № 29. – С. 26 – 30. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розроблення віброзбуджувачів з рідинним змащенням підшипників / М.П. Нестеренко // Техніка будівництва. – К.: Академія будівництва. – Київський національний університет будівництва і архітектури, 2008. –№ 21. – С. 82 – 86. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розроблення пружних опор для вібраційних установок / М.П. Нестеренко / Сб. научн. тр. SWorld по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012» / УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП (г. Одесса, 18 –27.12.2012 г). – Одесса: Изд-во Куприенко С.В., 2012. – Т.6 (Технические науки. Входит в междунар. научн. метр. базу РИНЦ SCIENCE INDEX). – С. 33 – 39. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розроблення пружних опор для вібраційних установок / М.П. Нестеренко // электронный ресурс: тезисы международной научно-практической Интернет-конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2012»: (18– 27.12.2012) / Проект SWorld (УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП). – Одесса: SWorld, 2012. Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-412/machines-and-mechanical-engineering-412/15323-412-1147. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розроблення та впровадження ефективної вібраційної установки з круговими коливаннями робочого органа для формування малогабаритних залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Т.О.Скляренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ. 2012. – С. – 240. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Стаціонарна вібраційна форма для виготовлення залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, М.М. Нестеренко, Д.С. Педь // Каталог наукових розроблень. ПолтНТУ, 2011. – С. 88. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Універсальний вібростенд просторових коливань / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, В.В. Шульгін // Прогрессивные технологии и машины для производства стройматериалов, изделий, и конструкций: Тез. докл. Первой всеукраинской научн.-практич. конф. – Полтава: ПолтТУ, 1996. – С. 59. П. 139 |  |  |
| - Нестеренко М.П. Установка для виготовлення залізничних залізобетонних шпал / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов // Науковий вісник будівництва. Харків: ХДТУБА – ХОТВ АБУ, 2010. – № 60. – С 65 – 70. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Чисельно-аналітичне просторове моделювання робочих процесів віброформування суміші / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь [електронний ресурс]: тези IV міжнаордн. науково-техн. конф. «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті» CMSEE-2010 (1.10–31.10.2010) МОН України, РАН, АТН України, ІПММС НАН України, ІПМ ім. М.В. Келдиша РАН, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, Укрсофт плюс). – Режим доступу: http://cmsee.devstudio.com.ua, http://www.cmsee.devstudio.com.ua/doc/nesterenko.doc |  |  |
| - Нестеренко М.П. Числовий аналіз динамічних характеристик фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа / М.П. Нестеренко, О.В. Бандуріна // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво), (за матеріалами Всеукраїнського науково практичного семінару за участю іноземних фахівців «Сучасні проблеми геотехніки», присвяченому 50-річчю геотехнічної наукової школи ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 14 – 15.10.2012). – Полтава: ПолтНТУ, 2012). – Вип. 4 (34). – С.10 – 15. |  |  |
| - Нестеренко Н.П. Совершенствование виброплощадок для формования многопустотніх панелей перекрытий / М.П. Нестеренко // Эффективные строительные материалы и конструкции, мспользуемые при возведении зданий и сооружений: Зб. научн. тр./ –К.: УМК ВО, 1992. –С. 93-102. |  |  |
| - Нестеренко Н.П. Вибрационная установка с пространственными колебаниями рабочего органа для формования железобетонных колец / Н.П. Нестеренко, А.В. Орисенко // Автомобильный транспорт: Сб. научн. тр. Серия: Совершенствование машин для земляных и дорожных работ. – Харьков: ХГДТУ, 2000. – Вип. 5. – С.136 - 137. |  |  |
| - Нестеренко Н.П. Виброплощадки для формования многопустотных панелей перекрытий / Н.П. Нестеренко, К.А. Олехнович // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1990.– № 3. – С. 7 – 8. |  |  |
| - Нестеренко Н.П. Оптимизация процесса вибрационного формования трубчатых железобетонных изделий / Н.П. Нестеренко, А.В. Орисенко // Бетон и железобетон в Украине: Научно-технический и производственный журнал. – 2000. – №4. – С. 14 – 16. |  |  |
| - Нестеренко Н.П. Совершенствование виброплощадок для формования многопустотных панелей перекрытий / Н.П. Нестеренко // Эффективные строительные материалы и конструкции, используемые при возведении зданий и сооружений: Сб. научн. тр. – К.: УМК ВО, 1992. – С. 93 – 102. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Касетна установка для формування залізобетонних шпал / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов // електронний ресурс: тези ІХ-ї Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Состояние современной строительной науки-2011» (м. Полтава, Полтавський державний центр науки, інновацій та інформатизації; редакція науково-технічного та виробничого журналу «Бетон и железобетон в Украине»; Редакція науково-виробничого та екологічного журналу «Экология плюс», 12.05 – 19.05.2011). – Полтава: журнал «Бетон и железобетон в Украине», 2011. Режим доступа: http://www.concrete.com.ua/. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Вибір основних параметрів і конструктивної схеми віброзбуджувачів для віброплощадок із підвищеною технологічною ефективністю / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов, Д.С. Педь // Тези 63-ї наукової конф. професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів. (10.05 – 19.05.2011). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Т. 3. – С. 17. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Касетна установка для формування залізобетонних шпал / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов // електронний ресурс: тези ІХ-ї Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Состояние современной строительной науки-2011» (м. Полтава, Полтавський державний центр науки, інновацій та інформатизації; редакція науково-технічного та виробничого журналу «Бетон и железобетон в Украине»; Редакція науково-виробничого та екологічного журналу «Экология плюс», 12.05 – 19.05.2011). – Полтава: журнал «Бетон и железобетон в Украине», 2011. Режим доступа: http://www.concrete.com.ua/. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Розроблення конструкції форми для виробництва стінових блоків / Нестеренко М.П., Орисенко О.В., Нестеренко М.М. Педь Д.С. // Каталог сучасних наукових розроблень – Полтава: ПолтНТУ, 2009 – С. 18. |  |  |
| - Нестеренко, М. П. Математичне моделювання коливань рухомої рами вібраційної установки для формування малогабаритних залізобетонних виробів / М. П. Нестеренко, Т. О. Скляренко, Д. С. Педь, П. О. Молчанов // Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, з 17 квітня по 11 травня 2012 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка: в 3-х т. Т. 3. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С. 56 – 57. |  |  |
| - Нестеренко М.П. Чисельно-аналітичне просторове моделювання робочих процесів віброформування суміші / М. П. Нестеренко, Д. С. Педь // Тези другої міжнаордної науково-технічної конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті» CMSEE-2008 (Полтава 2008 р.) Режим доступу: http://cmsee.devstudio.com.ua, http://www.cmsee.devstudio.com.ua/doc/nesterenko.doc |  |  |
| - Нестеренко, М. П. Вибір основних параметрів і конструктивної схеми віброзбуджувачів для віброплощадок із підвищеною технологічною ефективністю / М. П. Нестеренко, П. О. Молчанов, Д. С. Педь // Тези 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3 (Полтава, 10 – 19 травня 2011 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 17 |  |  |
| - Нестеренко, М.П. Аналітичне моделювання вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші на динаміку віброущільнення / М. П. Нестеренко, П. О. Молчанов // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип. 1 (29). – С. 3 – 10. |  |  |
| - Овчинников П. Ф. Виброреология / / П.Ф. Овчинников. – К.: Наукова думка, 1983. –272 с. |  |  |
| - Овчинников П.Ф. Уплотнение строительных смесей на переменных во времени параметрах вибрации и удара / П.Ф. Овчинников, B.C. Бабий. – Кишинев: ШТИИЦА, 1976. – 136 с. |  |  |
| - Овчинников П.Ф., Бабий В. С. Уплотнение бетонных смесей на переменных во времени параметрах вибрации и удара / П.Ф. Овчинников, В.С. Бабий. – Кишинев: Штиинца, 1976. – 136 с. |  |  |
| - Олехнович К.А. Виброплощадки для конвейерных линий / К.А. Олехнович, Ю.И. Виноградов, Н.П. Нестеренко // Бетон и железобетон. –1991. – №4. – С. 18 – 19. |  |  |
| - Нехорошев А.В., Гусев Б.В., Холпанов Л.П. Собственные колебания цементоводной компоненты бетонной смеси при формовании бетонных и железобетонных изделий. //Изв. вузов. Стр-во и архитектура, 1984. – № 6. – С. 64 – 68. |  |  |
| - Олехнович К.А. Вибростолы на упругих прокладках: Автореф. дис. … канд. техн. наук / К.А. Олехнович. – Л.: 1955. – 16 с. |  |  |
| - Олехнович К.А. Выбор конструктивной схемы виброплощадки с многокомпонентным характером колебаний / К.А. Олехнович, К.С. Дейнеко // Извеотия вузов: Строительство и архитектура,- 1981.- № 12.- С. 113-116. |  |  |
| - Олехнович К.А. Исследование характера многокомпонентных колебаний виброплощадки в зависимости от размещения вибровозбудителя с вертикальным валом / К.А. Олехнович. – Полтава: Полтав. инж.-строит. ин-т, 1980. – 9 с. – Деп, в УкрНИИНТИ 09.10.80, № 2390. |  |  |
| - Олехнович К.А. Конструктивные и технологические предпосылки создания малошумных виброплощадок для предприятий сельстройиндустрии / К.А. Олехнович // Бетон и железобетон. – 1975. – № 7.- С. 14 –16. |  |  |
| - Олехнович К.А. Малошумные виброшющадки рамного типа с преимущественными колебаниями в горизонтальной плоскости // Экспресс-информация / Сер. «Оборудование для производства цемента и сборного железобетона». – М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1978. – № 4.– С. 2–16. |  |  |
| - Олехнович К.А. Научно-технические основы и создание низкочастотных вибромашин для формования железобетонных изделий: Афтореф. дис. ... д-ра техн. наук / К.А. Олехнович. – М., 1983. – 48 с. |  |  |
| - Олехнович К.А. Опыт применения малошумных виброплощадок большой грузоподъемности / К.А. Олехнович // Бетон и железобетон, – 1977. – № 5. – С. 32 – 34. |  |  |
| - Олехнович К.А. Опытно-конструкторские работы ЭКБ «Вибротехника» в области совершенствования заводской технологии / К.А. Олехнович // Формование бетона. – М.: Стройиздат, 1975. – С. 82– 86. |  |  |
| - Олехнович К.А. Потребительские качества современных виброшющадок / К.А. Олехнович, Ю.И. Виноградов, Н.П. Нестеренко // Строительные и дорожные машины. – 1991.– №8. – С.14 – 16. |  |  |
| - Олехнович К.А. Принципы создания, методика расчета и технологические возможности малошумных виброплощадок // Методы возведениязданий и сооружений / К.А. Олехнович // Межвузовский тематический сб. трудов. – Л.: ЛИСИ, 1980. – С. 61– 68. |  |  |
| - Олехнович К.А. Рациональное техническое переоснащение формовочных постов предприятий сборного железобетона. // Строительные материалы и конструкции / К.А. Олехнович. – 1990. – № 4. – С. 12–13. |  |  |
| - Олехнович К.А., Бахмудов К.А, Изготовление крупноразмерных железобетонных изделий / К.А. Олехнович, К.А. Бахмудов // Транспортное строительство, 1991. – №11. – С.41– 42. |  |  |
| - Олехнович К.О Вібраційні формувальні установки для заводів збірного залізобетону / К.О. Олехнович. – К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1959.– 111 с. |  |  |
| - Онищенко О.Г. Аналітичні дослідження впливу поздовжніх стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтально направлених коливаннях віброплощадки / О.Г. Онищенко, М.П. Нестеренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – №1(31). – Полтава: ПНТУ, 2012. – С. 22 – 28. |  |  |
| - Онищенко О.Г. Рекомендації Першої всеукраїнської науково-практичної конференції «Прогресивні технології і машини для виробництва будматеріалів, виробів і конструкцій»/ О.Г. Они,щенко, І.І. Назаренко, В.Й. Сівко, К.О. Олехнович, В.І. Русін, Уст’янцев В.У. М.П. Нестеренко, –Полтава: ПолтТУ. 1996. – 5 с. |  |  |
| - Орисенко О. В. Дослідження просторового руху робочого органа вібраційної машини для формування тубчастих залізобетонних виробів / О. В. Орисенко, М. П. Нестеренко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ, 2000. –Вип. 6, частина 1. –С.172-175. |  |  |
| - Орисенко О.В. / Пристрій для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей. Патент на винахід №30766 МПК B28B21/14 Україна. / О.В. Орисенко, М.П. Нестеренко, С.О. Шахов.– №u98052606. Заявл. 19.05.1998, опубл. 17.06.2002.–Бюл.–№6/2002.–4 с. |  |  |
| - Орисенко О.В. Математична модель вібраційної машини з вертикальним дебалансним валом / О.В. Орисенко, М.П. Нестеренко // Проблемы создания новых машин и технологий: Научн. тр. КГПИ. –Кременчуг: КГПИ, 2000. – Вып. 1/2000(8),. – С.457 – 460. |  |  |
| - Орисенко О.В. Розроблення установки для формування залізобетонних кілець із просторовими коливаннями робочого органа / О.В. Орисенко, М.П. Нестеренко. // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПДТУ, 2000. – Вип. 5. – С. 38 – 46. |  |  |
| - Орисенко О.В. Установка для формування залізобетонних кілець із просторовими коливаннями робочого органу / О.В. Орисенко О.В., М.П. Нестеренко, М.М. Нестеренко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування, будівництво). –Полтава: ПолтНТУ, 2005. –Вип. 16. –С.205-212. |  |  |
| - Осипов Б.А. Изготовление труб на виброплощадках с многокомпонентными колебаниями / Б.А. Осипов, К.А. Олехнович, В.М. Назин, В.Я. Седунов // Промышленность строительных материалов Москвы, 1979. – № 3. – С. 2 –5. |  |  |
| - Осмаков С.А. Резонаннсные виброплощадки с упругими прокладками / С.А. Осмаков , А.И. Лялинов. – М.: Стройиздат, 1969. –95 с. |  |  |
| - Осмаков С.А., Брауде Ф.Г. Виброударные формовочные машины. Расчет и применение / С.А. Осмаков, Ф.Г. Брауде. – Л.: Стройиздат, 1976. – 128 с. |  |  |
| - Осмаков С.А., Брауде Ф.Г. К динамике высокого столба вибрируемой бетонной смеси / С.А. Осмаков, Ф.Г. Брауде // Формование бетона // Научн. труды НИИЖБ. – М.: Стройиздат. 1971. – С. 51–55. |  |  |
| - Пановко Я. Г. Основы прикладной теории упругих колебании и удара / Я. Г. Пановко. – М.: Машиностроение, 3-е изд. М., 1976.– 320 c. |  |  |
| - Пат. деклараційний на винахід 68059 А Україна, МПК F16F 3/00. Пружна опора для вібраційних пристроїв / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко, М.М. Нестеренко. – №u2003098610, заявл. 22.09.2003, опубл. 15.07.2004. Бюл. № 7/2004. |  |  |
| - Пат. деклараційний на корисну модель 70180 Україна, МПК (2012.01) B28B 1/08, B28B 7/00. Вібраційна установка / М.П. Нестеренко. – №u201114840, заявл. 14.12.2011, опубл. 25.05.2012. Бюл. № 10/2012. |  |  |
| - Пат. на винахід 9395 Україна, МПК F16F3/08. Пружна віброопора / К.О. Олехнович, К.А. Бахмудов, Ю.І. Виноградов, М.П. Нестеренко.– №u1610123; заявл. 30.05.1988, опубл. 30.09.1996. Бюл №3/1996. |  |  |
| - Пат. на винахід 2726 Україна, МПК В28В1/08 . Пристій для виготовлення виробів із бетонних сумішей / К. О. Олехнович, К.А. Бахмудов, Ю.І. Виноградов, М.П. Нестеренко. – №u4634864; заявл. 09.01.1989, опубл. 26.12.1994. Бюл. № 5-I/1994. |  |  |
| - Пат. на винахід 30766 Україна, МПК B28B21/14. Пристрій для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, С.О. Шахов. – №u98052606, заявл. 19.05.1998, опубл. 17.06.2002. Бюл. №6/2002. |  |  |
| - Пат. на винахід 9393 Україна, МПК B28B 1/08 (2006.01), B28B 21/02 (2006.01). Пристрій для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей / К.А. Бахмудов, М.П. Нестеренко, К.О. Олехнович, В.В. Шульгін. – №u4669685, заявл. 30.03.1989, опубл. 30.09.1996. Бюл. № 3/1996. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 23325 Україна, МПК(2006) F16F 3/00. Пружна опора для вібраційних пристроїв / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко, М.М. Нестеренко. – №u200610919, заявл. 16.10.2006, опубл. 25.05.2007. Бюл. № 7/2007. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 33706 Україна, МПК(2006.01) B06B 1/02. Віброзбуджувач / М.П. Нестеренко, В.М. Науменко, Д.С. Педь. – №u u200802033, заявл. 18.02.2008, опубл. 10.07.2008. Бюл. №13/2008. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 33711Україна, МПК(2006.01) B28B 1/08. Пристрій для ущільнення виробів із бетонних сумішей / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, М.М. Нестеренко – № u200802245, заявл. 21.02.2008, опубл. 10.07.2008. Бюл. № 13/2008. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 34903 Україна, МПК(2006.01) B28B 1/08. Пристрій для ущільнення стінових блоків із бетонних сумішей / М.П. Нестеренко, О.В. Орисенко, М.М. Нестеренко. – №u200804161, заявл. 02.04.2008, опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16/2008. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 36778 Україна, МПК(2006) B28B 7/00. Касетна установка для виготовлення залізобетонних виробів. / М.П. Нестеренко, В.М. Науменко, Т.М. Нестеренко, Д.С. Педь. – № u200806046, заявл. 08.05.2008, опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21/2008. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 44971Україна, МПК(2006.01) B06B 1/10. Віброзбуджувач / М.П. Нестеренко, О.І. Хименко, Т.М. Нестеренко, Д.С. Педь; – №u201106263, заявл. 17.04.2009, опубл. 26.10.2009. Бюл. № 20/2009. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 54762 Україна, МПК (2009) B28B 7/00. Установка для виготовлення залізничних залізобетонних шпал. / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов. – №u201005400, заявл. 05.05.2010, опубл. 25.11.2010. Бюл. № 22/2010. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 63973 Україна, МПК B28B 7/24. Віброустановка для формування малогабаритних бетонних і залізобетонних виробів у касетній формі / М.П. Нестеренко, Т.О. Скляренко. – №u201103942; заявл. 01.04.2011, опубл. 25.10.2011. Бюл. №20/2011. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 65153 Україна, МПК(2006.01) B28B 7/30. Касетна установка для формування залізобетонних шпал / М.П. Нестеренко, П.О. Молчанов. – №u201106263, заявл. 19.05.2011, опубл. 25.11.2011. Бюл. № 22/2011. |  |  |
| - Пат. на корисну модель 71258 Україна, МПК (2006.01) B28B 7/30. Вібраційна установка / М.П. Нестеренко. – №u201114854, заявл. 14.12.2011, опубліковано 10.07.2012. Бюл. № 13/2012. |  |  |
| - Першина С. В. PLAXIS – Программный пакет для расчета деформаций и устойчивости геотехнических сооружений методом конечных элементов / С. В. Першина, А. В. Слободяник // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2003. – Вип. 12. – С. 158 – 163. |  |  |
| - Писаренко Г.С. Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов. / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. – К.: Наукова думка, 1971. – 375 с. |  |  |
| - Половинкин А.И. Основы инженерного творчества / А.И. Половинкин. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с. |  |  |
| - Потураев В.Н. Прикладная механика резины / В.Н. Потураев, В.И. Дырда, И.И. Круш – К.: Наукова думка, 1975. – 216 c. |  |  |
| - К. Рагульскис. Колебательные системы с динамически направленным вибровозбудителем / К. Рагульскис, Л. Рагульскис. Л.: Машиностроение, 1987. 132 с. |  |  |
| - Рахманов В.А. Основные направления ускорения технического прогресса в производстве сборного железобетона // Пути технического перево-оружения промышленности сборного железобетона: Материалы семинара / В.А. Рахманов. – М.: Общество «Знание» РСФСР, Московский ДНТП им. Дзержинского, 1987. – С. 9-19. |  |  |
| - Резонансные виброплощадки СМЖ-280 / П.Д. Кузьмичев, Л.И. Рябов, Ю.А. Шмелев, Н.А. Комисарчик // Строительные и дорожные машины. – 1973. – № 7. – С. 8–10. |  |  |
| - Рейтнер M. Реология. Теория и практика / M. Рейтнер. – М.: Иностр. литература, 1962. – 513с. |  |  |
| - Реология. Теория и приложения / Под ред. Ф. Эйриха. – М.: Из-во иностр. лит.), 1962. – 824 с. |  |  |
| - Руководство по подбору составов яжелого бетона / НИИ бетона и железобетона Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1079. – 103 с. |  |  |
| - Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками. – М.: Стройиздат, 1982. – 207 с. |  |  |
| - Руководство по ударной технологии изготовления железобетонных изделий. –М.: Стройиздат, 1979. – 33 с. |  |  |
| - Рябов Л.И., Шмелев Ю.А. Современное развитие виброшющадок // Обзорная информация, сер. 7. – М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1983, – 37 с. |  |  |
| - Савинов О.А. Теория и методы вибрационного формования железобетонных изделий / О.А. Савинов, Е.В. Лавринович. – Л.: Строиздат, 1972. – 276 с. |  |  |
| - Саєнко Л.В. Дослідження динаміки двохмасної системи вібропресу з урахуванням параметрів формовочного матеріалу / Л.В. Саєнко, М.Г. Ємельяненко // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА. – 2004. – №29. – С. 106-111. |  |  |
| - Сердюк Л.І. Деякі підходи до моделювання середовища, що обробляється вібраційним пристроєм / Л.І. Сердюк, Ю.О. Давиденко, П.М. Костенко // Ресурсоекономні матер., констр., будівлі та споруди. – Рівне: НУВГП.− 2005. − Вип. 12. – С. 69 - 72. |  |  |
| - Сердюк Л.І. Теорія розмірностей, теорія подібності та математичне моделювання: посібник для студентів та аспірантів / Л.І. Сердюк. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 154 с. |  |  |
| - Сердюк, Л.И. Влияние вида и свойств обрабатываемой среды на работу вибрационной машины / Л.И. Сердюк, С.С. Песковой, К.Ю. Фролов // Сборник науч ных статей "Вибрационные машины и технологии", ч. 2. – Курск: КГТУ, − 2005. – С. 171 - 174. |  |  |
| - Сердюк, Л.И. Исследование влияния технологических параметров вибрационной машины на ее динамику / Л.И. Сердюк, С.С Песковой, К.Ю. Фролов // Гидродинамическая теория смазки – 120 лет: труды Международного симпозиума. В 2-ух томах. – Т. 2. – Орел: ОрелГТУ, 2006. – С. 210 - 216. |  |  |
| - Сердюк, Л.И. О влиянии технологической нагрузки на динамику вибрационной машины / Л.И. Сердюк, С.С. Песковой // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: укр. міжвідомчий наук. техн. зб. Вип. 40. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. – С. 216 - 220. |  |  |
| - Сердюк, Л.И. От чего зависит мощность, потребляемая приводным двигателем вибрационной машины / Л.И. Сердюк, К.Ю. Фролов // Вопросы вибрационной технологии: межвуз. сб. науч. ст. – Ростов н/Д: Издательский центр "ДГТУ", 2006. – С. 172-177. |  |  |
| - Сивко В.Й. Основы механики вибрируемой бетонной смеси./ В.Й. Сивко. – К.: Вища шк., 1987. – 168 с. |  |  |
| - Сівко В.Й. Взаємодія гнучких робочих органів вібромашин з середовищем при ущільненні бетонних сумішей / В.Й. Сівко, Є.О. Скубак, М.П. Нестеренко // Периодический сб. научн. тр. «Обработка дисперсных материалов и сред. Теория исследования, технологии, оборудование. Вибротехнология-98» . – Одесса: НПО «ВОТУМ». – 1998. – Ч. 2. – С. 16 – 21. |  |  |
| - Сівко В.Й. Деякі питання теорії будівельних матеріалів і сумішей / В.Й. Сівко, М.П. Нестеренко // Зб. наук. праць (Галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2000. – Вип. 6. – Т. 1. – С.84 – 89. |  |  |
| - Сівко В.Й. Механічне устаткування підприємств будівельних виробів: Підручник / В.Й. Сывко. – К.: ІСДО, 1994. – 359 с. |  |  |
| - Сівко В.Й. Обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів і виробів / В.Й. Сівко, Поляченко В.А. – К.: Тов. «АВЕГА». –2004.– 280 с. |  |  |
| - Сівко В.Й. Рух гнучких робочих органів з врахуванням внутрішнього опору середовища / В.Й. Сівко, Є.О. Скубак, М.П. Нестеренко, А.О. Таркуцяк // Теория и практика процессов измельчения, разделения и уплотнения: Тр. VI международн. конф. / ОГМА (25.08-29.08.1998). – Одесса: ОГМА , 1998. – С. 22 – 27. |  |  |
| - Совалов И.Г. Исследование методов формования железобетонных изделий на вибрационных площадках / И.Г. Совалов // Механизация железобетонных работ и изготовления сборного железобетона/ ВНИОМС, Госстройиздат, М., 1956. с. 5-60. |  |  |
| - Сорокер В.И., Довжик В.Г. Жесткие бетонне смеси в производстве сборного железобетона / В.И. Сорокер, В.Г. Довжик. – М.: Стройиздат, 1964. – 83 с. |  |  |
| - Сорокин Е.С. Внутренние и внешние сопротивление при колебаниях твердых тел / Е.С. Сорокин. – М.: Гостройиздат, 1957.– 66 с. |  |  |
| - Сорокин Е.С. К теории внутреннего трения при колебаниях упругих систем / Е.С. Сорокин. – М.: Стройиздат, 1960. – 130 с. |  |  |
| - Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования: ГОСТ 12.4.012-83. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 5 с. |  |  |
| - Сторк Ю. Теория состава бетонной смеси (перевод со словацкого) / Ю. Сторк. –Л.: Стройиздат, 1971. – 238 с. |  |  |
| - Строительные машины: Справочник: В 2 т. Т. 2: Оборудование для производства строительных материалов и изделий / В.Н. Лямин, М.Н. Горбовец, И.И. Быховский и др. / Под.общ. ред. М.Н. Горбовца. – М.: Машиностроение, 1991. – 496 с. |  |  |
| - Технологические линии, оборудование и средства автоматизации, рекомендуемые к внедрению при техническом перевооружении предприятий сборного железобетона: Сб.-каталог. – Вып. 3: – М.: ВНИИжелезобетон, 1987. – 280 с. |  |  |
| - Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости / У. Л. Уилкинсон. – М.: Мир, 1964. – 217 с. |  |  |
| - Уравнение математической физики / И.Г. Араманович , В.И. Левин. – М.: Наука, 1969. – 288 с. |  |  |
| - Фаломеев А.А. Надежность формующих машин // Технология виброформования железобетонных изделий НИИЖБ / А.А. Фаломеев. – М.: Стройиздат, 1970. – С. 188 –198. |  |  |
| - Фундаменты машин с динамическими нагрузками: СНиП 2.02.05–86. − М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. − 32 с. |  |  |
| - Хмара Л.А. Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ / Л.А. Хмара. Днепропетровск: ДИСИ, 1989. – 329 с. |  |  |
| - Холодов А.М. Основы динамики землеройно-транспортных машин / А.М. Холодов. – М.: Машиностроение, 1968. 155 с. |  |  |
| - Хуторян А.Б. Опыт и задачи технического перевооружения предприятий Главмоспромстройматериалов // Пути технического перевооружения промышленности сборного железобетона: Материалы семинара. М.: Общество «Знание» РСФСР, Московский ДНТП им. Дзержинского, 1967. С. 32-35. |  |  |
| - Чепелев Р. Н. Исследование процесса вибрационного формования длинномерных железобетонных конструкций транспортных сооружений: Автореф. дис. ... канд. техн. наук.– М. – 1968. – 23 с. |  |  |
| - Черевко А.Н. О некоторых особенностях работы блока управляемых двудебалансных вибровозбудителей / А.Н. Черевко // Всеукраінський науково-технічний журнал „Вібрації в техніці та технологіях” 2006, № 1 (43). – С 142 – 144. |  |  |
| - Чуб Е.Ф. Крупногабаритные подшипники качения / Е.Ф. Чуб –М.: Машиностроение. –1976. –271 с. |  |  |
| - Чубук Ю.Ф. Вибрационные машины для уплотнения бетонных смесей / Ю.Ф. Чубук, И.И. Назаренко, В.Н. Гарнец. – К.: Вища шк. Головне изд-во, 1985.–165 с. |  |  |
| - Шейнин A.M. Эксплуатация дорожных машин: Учебник для вузов. /A.M. Шейнин, Б.И.Филиппов, В.А Зорин, /под. общ. ред. A.M. Шейнина.— М.: Транспорт., 1992.-328с. |  |  |
| - Шмигальский В. Н. Виброуплотнение бетонных смесей. . –В кн. : Технологическая механика бетона. – Рига, РПИ, 1985. С. 115-127. |  |  |
| - Шмигальский В.Н. Проблемы интенсификации и повышения качества виброуплотнения бетонных смесей: автореф. дис. д-ра. техн. наук: спец. 05.23.05. «Строительные материалы и изделия» / В.Н. Шмигальский. – Новосибирск, 1968. – 31 с. |  |  |
| - Шмыгальский В. Н., Сургучев В. Г. Миграция воздушных включений в вибрируемых бетонных смесях. –В кн. : Технологическая механика бетона. – Рига РПИ, 1985. С. 128-135. |  |  |
| - Яковенко В.Б. Элементы прикладной теории вибрационных систем / В.Б. Яковенко – К.: Наукова думка, 1992. – 219 с. |  |  |
| - Balachandran B. Vibrations / B. Balachandran, E. Magrab – Toronto: Cengage Learning, 2008. – 712 p. |  |  |
| - Brinkgreve R. B. J. PLAXIS. Version 7 / R. B. J. Brinkgreve, P.A. Vermeer − Rotterdam: A. A. Balkema, 1998. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.plaxis.nl. |  |  |
| - Kankkunen H., Ojanen P. Concrete rheology and compaction. //Nordic Concrete Research, 1992, Publication No 11, -pp.100-109. |  |  |
| - Kelly G. Mechanical Vibrations / G. Kelly. – Toronto: Cengage Learning, 2011. – 896 p. |  |  |
| - Rivin E. I. Passive vibration isolation / E. I. Rivin. – New York: ASME Press, 2003. – 426 p. |  |  |
| - Schramm Gerbhard/ A practical approach to rheology and rheometry / Gerbhard Schramm. Karlsruhe: Federal Republic of Germany, Gebrueder: HAAKE GmbH/ 1994/ –312 p. (англ.). |  |  |

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html