Смирнов Дмитрий Владимирович. Катализаторы на основе никеля и кобальта для процессов переработки природного газа;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»], 2021

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ивановский государственный химико-технологический университет»

На правах рукописи

Смирнов Дмитрий Владимирович

Катализаторы на основе никеля и кобальта для процессов переработки

природного газа

2.6.7. Технология неорганических веществ

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата

технических наук

Научный руководитель: доктор химических наук Прозоров Дмитрий Алексеевич

Иваново - 2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1 Аналитический обзор литературы	12

1.1	Синтез нанесенных и массивных катализаторов реакций гидрогенизации . 12

1.2	Особенности адсорбции водорода на переходных металлах и катализаторах

на их основе	20

1.3	Каталитические яды, активность катализатора на основе переходных

металлов в условиях дезактивации	28

1.4	Активность катализаторов на основе переходных металлов в реакциях с

участием водородсодержащих газов	31

1.4.1	Активность никель, кобальт, медь содержащих катализаторов в

реакциях жидкофазной гидрогенизации	35

1.4.2	Активность катализаторов метанирования	37

1.4.3	Активность катализаторов синтеза метанола	39

1.4.4	Активность катализаторов процессов гидроочистки светлых

нефтепродуктов	41

ГЛАВА 2 Синтез и методы исследования физико-химических свойств катализаторов гидрогенизации на основе никеля, кобальта и меди 	 45

2.1. Используемые вещества и реактивы	45

2.2	Физико-химические методы анализа каталитических систем	46

2.3	Синтез никелевых и кобальтовых катализаторов	47

2.3.1	Методика синтеза нанесенного никелевого катализатора реакций

жидкофазной гидрогенизации	47

2.3.2	Методика синтеза нанесенного кобальтового катализатора реакций

жидкофазной гидрогенизации	48

2.3.3	Методика синтеза нанесенного никель-кобальтового катализатора

реакций жидкофазной гидрогенизации	48

2.3.4	Методика синтеза скелетного никелевого катализатора	49

2.3.5	Физико-химические свойства каталитических систем исследуемых в

работе	50

2.4	Исследование кинетических закономерностей реакций жидкофазной

гидрогенизации	51

2.4.1	Установка и методика проведения кинетических экспериментов	51

2.4.2	Метод расчета кинетических характеристик реакций гидрогенизации . 53

2.4.3	Методика контролируемой дезактивации активных центров

поверхности сульфид-ионом	 55

2.5	Методика оценки характера дезактивации катализатора	55

2.6	Экспериментальное изучение адсорбции водорода на активных центрах

катализатора	57

2.6.1	Методика измерения общего количества восстановленного металла и

связанного водорода	57

2.6.2	Методика инфракрасной спектрометрии для идентификации водорода

на поверхности катализатора	58

2.6.3	Методика проведения исследований с помощью комплекса синхронного

термического анализа и масс-спектрометрии 	 59

ГЛАВА 3 Основные результаты и их обсуждение	60

3.1	Формирование структуры катализатора на основе никеля, кобальта и меди в условиях синтеза	61

3.1.1	Физико-химические свойства катализаторов метанирования	64

3.1.2	Физико-химические свойства катализаторов конверсии природного газа 	 67

3.1.3	Физико-химические свойства катализаторов гидрогенизации	69

3.1.4	Физико-химические свойства катализаторов гидроочистки светлых

нефтепродуктов	82

3.1.5	Физико-химические свойства катализаторов синтеза метанола	85

3.2	Адсорбционные свойства катализаторов по отношению к водороду	88

3.3	Активность катализаторов в реакциях жидкофазного восстановления

кратных углеродных связей	119

3.4	Технология синтеза катализаторов с заданными каталитическими

свойствами для процессов с участием водорода	131

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	136

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	138

ПРИЛОЖЕНИЯ	167

Приложение 1. Акт испытания катализатора на основе платины и активированного угля	168

Приложение 2. Акт испытания стенда по определению сероемкости	170

Приложение 3. Акт испытания методики синтеза катализаторов	172

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Методом синхронного термического анализа и масс-спектрометрии определены термодинамические характеристики десорбции водорода, связанного исследуемыми каталитическими системами (на основе никеля, кобальта и меди). Установлен тип связи водорода с поверхностью металла. Определено количество восстановленного металла. Экспериментально доказано наличие в массивных катализаторах до 5 форм сорбированного водорода (температуры десорбции от 30 до 200 °С), а на поверхности нанесенных каталитических систем от 1 до 4 форм в зависимости от условий синтеза и восстановления.

- Разработан подход идентификации адсорбированных форм водорода (молекулярного и атомарного), а также окклюдированного водорода катализаторами на основе никеля и кобальта. Экспериментально

установлены линии в спектре, отвечающие отдельным формам связанного

-1

водорода: адсорбированный водород - 1092 см , окклюдированный водород

-1 -1 - 1447 см , молекулярный водород - 1680 см .

- Синтезированы каталитические системы на основе никеля и кобальта на подложке y-Al O с различными структурными характеристиками и

индивидуальными адсорбционными свойствами в отношении водорода. Установлены условия синтеза (концентрация растворов, время выдержки, температура прокаливания), влияющие на адсорбционные равновесия водорода.

- Определены величины адсорбции реакционно-способного водорода на катализаторах процессов жидкофазной гидрогенизации, метанирования, гидроочистки светлых нефтепродуктов, синтеза метанола. Показано, что введение кобальта (4 масс. %), в качестве активного компонента катализатора, вдвое снижает величины адсорбции водорода (с 15.95

-5

см (Н2)/г. кат. для нанесенного никелевого катализатора на y-Al O с

содержанием активного никеля 7.3 мас.% до 0.3 см (Н2)/г. кат.) при добавление 4 мас.% кобальта.

- Предложены подходы к целенаправленному смещению адсорбционного равновесия водорода в условиях протекания реакции. Показано влияние сульфид-иона на активность нанесенных никелевых и кобальтовых катализаторов реакций жидкофазного восстановления кратных углеродных связей. Установлен необратимый характер смещения адсорбционного равновесия водорода при вводе в систему дозированных количеств (от 0,006 до 0,024 ммоль/г. активного металла) сульфид-иона.

- Предложены алгоритм подбора состава и структуры каталитических систем на основе переходных металлов с заданными адсорбционными и структурными параметрами для реакций с участием водородсодержащих газов. Показана возможность оценки предполагаемой активности катализаторов на основании адсорбционных данных, размеров ОКР и величин удельной поверхности.