## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ И ХИМИИ ВОДЫ

им. А.В. ДУМАНСКОГО

# На правах рукописи

## Юрлова Людмила Юрьевна

УДК 546.791+66.081.63+66.096.4

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА(VI) И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД МЕТОДАМИ УЛЬТРА- И НАНОФИЛЬТРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕМ

21.06.01 – экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель

Корнилович Борис Юрьевич,

член-корреспондент НАН Украины,

доктор химических наук, профессор

КИЕВ-2006

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………..……………………….……………..5

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОНУКЛИДЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, БАРОМЕМБРАННЫМИ МЕТОДАМИ………………………………...…….………………………………..11

1.1. Источники поступления урана, никеля и кобальта в окружающую среду и формы их существования в водных системах……………………11

1.2. Мембранные методы очистки вод от радионуклидов и тяжелых металлов…….…………………………………………………………………...….24

1.3. Реагентные баромембранные методы очистки вод от радионуклидов и тяжелых металлов…….………………………………………………..…….……..29

1.4. Физико-химические аспекты очистки вод от радионуклидов и тяжелых металлов методом комплексообразования–ультрафильтрации ……...35

Раздел 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ....……...……………….52

2.1. Объекты исследования.…………………………………….......………52

2.1.1. Исследуемые водные системы……………..………………………...52

2.1.2. Мембраны и их подготовка…..………………………………...…….53

2.2. Методы исследования..………………...…………..…………………...54

2.2.1. Баромембранные методы (ультрафильтрация, нанофильтрация)....54

2.2.2. Методы анализа U(VI), Co(II), Ni(II), Cu(II), Cr(VI), Pb(II) и смеси тяжелых металлов Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II)…………………...58

2.2.3. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии..….……...65

2.3. Статистическая обработка полученных результатов..………………..67

Раздел 3. УДАЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ–УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ–НАНОФИЛЬТРАЦИИ…………...…………...69

3.1. Определение оптимальных параметров для очистки воды от ионов тяжелых металлов методом комплексообразования–ультрафильтрации............69

3.1.1. Очистка воды от никеля и кобальта методом комплексообразования–ультрафильтрации............................................................69

3.1.2. Очистка воды от Cu(II), Cr(VI), Pb(II) методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации.……………………………………..…………….……………….76

3.2. Теоретический расчет коэффициентов задержания тяжелых металлов……..…….………………………………………………………………..84

3.2.1. Расчет коэффициентов задержания меди……………...……….........85

3.2.2. Расчет коэффициентов задержания никеля…………………………87

3.3. Очистка вод, загрязненных смесью тяжелых металлов, методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации.........................................................................................................89

3.3.1. Определение оптимального рН для очистки воды, содержащей смесь тяжелых металлов...........................................................................................90

3.3.2. Определение эффективности процесса очистки различных вод от смеси тяжелых металлов…………………………………………………………...93

3.4. Исследование ресурса работы ультрафильтрационных и нанофильтрационных мембран при очистке воды, загрязненной смесью тяжелых металлов…………….......…………………………………………….......97

3.5. Регенерация полиэтиленимина из его комплексов с металлами…………………………………………………………………..….......105

Раздел 4. ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ U(VI) МЕТОДАМИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ–УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ................................109

4.1. Определение оптимальных параметров для эффективного удаления U(VI) методами ультрафильтрации и комплексообразования–ультрафильтрации...................................................................................................110

4.2. Влияние углекислого газа на процесс очистки воды от U(VI) методами ультрафильтрации и комплексообразования–ультрафильтрации...............…...………………………………………………….112

4.3. Теоретический расчет коэффициентов задержания урана.................122

4.4. Оценка достоверности полученных результатов…...……..…….......124

Раздел 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ–УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ОЧИСТКИ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ.................................................................................128

ВЫВОДЫ ……………………………………………………………….…….......142

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.………144

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….......170

Приложение А……………………………………………………………………..170

Приложение Б……………………………………………………………………..173

Приложение В……………………………………………………………………..175

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Развитие науки и техники не только способствует улучшению условий жизни людей, но также обуславливает обострение экологических проблем вследствие загрязнения окружающей среды. В Украине эксплуатируется большое количество различных промышленных предприятий: атомных и тепловых электростанций, шахт, заводов черной и цветной металлургии, машиностроительных предприятий, гальванических производств, которые сбрасывают в поверхностные водоемы – источники питьевого водоснабжения – большие объемы сточных вод. Все эти сточные воды зачастую такие опасные для состояния окружающей среды и здоровья человека токсиканты, как радионуклиды и тяжелые металлы. Негативный вклад в загрязнение окружающей среды вносят и бытовые сточные воды, при переработке которых образуются большие количества органических осадков. Одним из возможных и экономически целесообразных путей их утилизации является использование этих осадков в качестве удобрений. Однако в ряде случаев этому препятствует повышенное содержание в них тяжелых металлов, для снижения которого предложены различные химические и микробиологические методы. Реализация приведенных методов сопровождается образованием значительных объемов требующих очистки сточных вод.

Уменьшения сброса загрязняющих веществ можно достичь внедрением полного или частичного водооборота, использованием прогрессивных технологических методов водоочистки, применением малоотходных и безотходных технологий.

Для извлечения радионуклидов и тяжелых металлов из загрязненных вод применяют различные методы: осадительные, коагуляционные, биологические, сорбциионные, ионный обмен и т.д. Недостатками этих традиционных методов очистки вод являются большие капитальные затраты на очистные сооружения, высокая стоимость используемых реагентов, а также – образование больших количеств шламов и отработанных растворов, способных вторично загрязнять окружающую среду и поэтому требующих обязательной переработки или утилизации.

В последнее время для очистки вод, загрязненных радионуклидами и тяжелыми металлами, часто применяют электро- и баромембранные методы, с использованием которых возможно создание экономически высоко-эффективных и малоотходных технологий переработки загрязненных вод.

Частным случаем баромембранных процессов являются реагентные баромембранные методы. Применение реагентных баромембранных методов, которые основываются на сочетании мембранных процессов с комплексообразованием, коллоидообразованием, осаждением, мицеллообразо-ванием, позволяет одновременно очищать воды от загрязняющих веществ разных классов. Для очистки вод, загрязненных радионуклидами и тяжелыми металлами, целесообразно применять методы комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации. В основе этих методов находится способность водорастворимых комплексообразующих полимеров образовывать с ионами тяжелых металлов и радионуклидов устойчивые растворимые в воде высокомолекулярные комплексы, которые могут быть отделены от низкомолекулярных веществ с помощью мембранной фильтрации. В процессе очистки загрязненных вод основное количество извлекаемых веществ остается в концентрате, который можно переработаны с получением исходных веществ (радионуклидов, тяжелых металлов, комплексо-образователей) с целью их дальнейшего использования или утилизации.

Однако на сегодняшний день не очерчены границы применения этих методов в экологической практике, что обусловлено отсутствием достаточного физико-химического обоснования, что, в свою очередь, сдерживает их широкое использование при очистке загрязненных вод разных классов от радионуклидов и тяжелых металлов.

Цель и задачи исследований

Установление закономерностей и обоснование целесообразности применения баромембранных методов (ультрафильтрации, нанофильтрации) в сочетании с комплексообразованием для глубокого извлечения радионуклидов (U(VI)) и тяжелых металлов (Cd(II), Co(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II)) из загрязненных вод, образующихся в различных отраслях промышленности (сточные воды атомных электростанций; шахтные и сточные воды горнорудной промышленности; сточные воды гальванических производств; воды, полученные после переработки осадков сточных вод на станциях аэрации).

Задачи исследования:

- исследовать влияние пространственного строения и молекулярной массы одного из наиболее эффективных полиэлектролитов-комплексообразователей – полиэтиленимина – на очистку вод от U(VI), Ni(II) и Co(II) с помощью метода комплексообразования–ультрафильтрации;

- определить оптимальные условия (тип мембраны, рН, величину рабочего давления, концентрацию полиэлектролита-комплексообразователя) очистки вод от урана и тяжелых металлов методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации;

- исследовать возможность регенерации полимера–комплексообразователя;

- предложить общую технологическую схему очистки вод с солесодержанием до 2 г/дм3 от урана и тяжелых металлов методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации;

- разработать рекомендации по применению методов комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации в разных областях промышленности.

Объект исследования: физико-химические особенности процесса очистки вод от U(VI), Ni(II), Co(II) и от смеси тяжелых металлов Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II).

Предмет исследования: воды, загрязненные соединениями U(VI), Ni(II) и Co(II), а также смесью тяжелых металлов Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II).

Методы исследования: фотометрический метод – для определения содержания урана, кобальта, меди, свинца и хрома; титриметрический метод – для определения содержания никеля; метод атомно-абсорбционной спектроскопии – для определения содержания тяжелых металлов в их смеси; метод дифференциальной сканирующей калориметрии – для определения состояния воды (свободной, связанной) в мембранах.

Научная новизна полученных результатов

На основании систематических исследований установлены физико-химические закономерности процессов извлечения U(VI), Ni(II) и Co(II) из загрязненных вод методом комплексообразования–ультрафильтрации, а также – очистки вод, загрязненных смесью тяжелых металлов Cd(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации. Установлены оптимальные параметры извлечения урана и тяжелых металлов из загрязненных вод и оптимальные условия регенерации полимера–комплексообразователя.

Практическая значимость работы

Разработаны реагентные баромембранные методы для очистки воды от урана и тяжелых металлов: комплексообразование–ультрафильтрация и комплексообразование–нанофильтрация. Показана целесообразность применения метода комплексообразования–ультрафильтрации для очистки от радионуклидов и тяжелых металлов вод с общим солесодержанием ~ 1 г/дм3 и метода комплексообразования–нанофильтрации – для очистки вод с общим солесодержанием до 2 г/дм3. На основании полученных результатов предложена технологическая схема для очистки вод, загрязненных тяжелыми металлами. Проведена сравнительная экономическая оценка стоимости очистки вод, загрязненных тяжелыми металлами, методом комплексообразования–ультрафильтрации.

Личный вклад соискателя

Анализ литературы по теме исследования и основной объем экспериментальной работы, обработка полученных данных выполнены лично соискателем. Постановка общей задачи исследований, трактовка экспериментальных результатов, обсуждение выводов проводились совместно с научным руководителем член-корр. НАН Украины Б.Ю. Корниловичем и к.х.н., ст.н.с. А.П. Криворучко. Постановка задачи исследований по очистке вод, полученных после обработки осадков бытовых сточных вод, от смеси тяжелых металлов осуществлялась при содействии акад. НАН Украины В.В. Гончарука. Исследования, проведенные методом дифференциальной сканирующей калориметрии, и обсуждение полученных результатов выполнялись совместно с к.х.н., ст.н.с. И.Д. Атаманенко. Приготовление имитатов сточных вод и их анализ проводились совместно с к.х.н., ст.н.с. Г.М. Пшинко. Подготовка экспериментов по очистке вод, полученных после обработки осадков бытовых сточных вод, выполнялась при содействии инж. А. Делалио (Ecometal, Италия).

Апробация результатов диссертации

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на: конференции молодых учених ИКХХВ НАН Украины (Киев, Украина, 2001), VI Украинско-польском симпозиуме "Теоретичне та експериментальне вивчення поверхневих явищ та їх технологічне застосування" (Одесса, Украина, 9-13 сентября, 2001), International Congress on Membranes and Membrane Processes ICOM 2002 (Тулуза, Франция, 7-12 июля, 2002), Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries with Wider International Participation PERMEA 2003 (Татранске Матлиаре, Словакия, 7-11 сентября, 2003), VII Польско-украинском симпозиуме "Теоретичне та експериментальне вивчення поверхневих явищ та їх технологічне застосування" (Люблин, Польша, 15-18 сентября, 2003), конференции молодых ученых "Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля" (Киев, 8 декабря, 2005).

Публикации

По теме диссертации опубликованы 5 статей, тезисы 3 докладов, получен 1 патент Украины.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 5 разделов, выводов, списка использованных литературных источников и приложения. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, она вмещает 34 рисунка, 37 таблиц и список использованных литературных источников из 245 наименований.

Связь с научными программами, планами, темами

Диссертационная работа была выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины по темам "Фізико-хімічне обґрунтування комплексних технологій очистки поверхневих і стічних вод від радіонуклідів і важких металів" (2001–2003 гг.) (№ госрегистрации 0101И000785) и "Фізико-хімічні закономірності процесів комплексо- та колоїдоутворення в уранвмісних водних системах" (2004–2007 рр.) (№ держреєстрації 0104U000701), а также в рамках проекта INCO-COPERNICUS (Contract n˚ ICA 2-CT-2000-10042).

ВЫВОДЫ

- Проведенными систематическими исследованиями изучены особенности процессов очистки загрязненных вод методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации от U(VI) и тяжелых металлов Cd(II), Со(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) и установлена их высокая эффективность (95,0–99,9%).

- Установлено, что для извлечения U(VI) и тяжелых металлов Cd(II), Со(II), Cr(VI), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II) из загрязненных вод при использовании метода комплексообразования–ультрафильтрации  целесообразно применение полиэлектролитов с разветвленным строением молекул и молекулярной массой 60000, в то время как для метода комплексообразования–нанофильтрации лучше использовать полиэлектролиты с разветвленным строением молекул и молекулярной массой 10000.

- Определены оптимальные параметры для эффективной очистки вод от U(VI) и тяжелых металлов методами комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации: применение крупнопористых мембран (размер пор – 10–20 нм); низкое рабочее давление (0,2–0,5 МПа); рН (7–10); соотношение массовых концентраций полиэтиленимина и металла, которое соответствует стехиометрическому для Cd(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) или превышает таковое для U(VI), Со(II), Cr(VI), Pb(II), что связано с различием констант устойчивости комплексов металлов с ПЭИ и механизмом образования комплексов.

- Показано, что использование метода химической деструкции комплексов урана и тяжелых металлов с полиэтиленимином в сочетании с последующим разделением металла и полиэтиленимина на ультрафильтрационных мембранах позволяет обеспечить степень регенерации полиэлектролитов на 93% и дает возможность его многократного использования в процессе очистки вод.

- Предложены уравнения, описывающие процессы очистки вод, загрязненных ураном и тяжелыми металлами.

- На основании данных, полученных методом дифференциальной сканирующей калориметрии, рассчитаны количества свободной и связанной воды в исследованных мембранах. Установлена взаимосвязь между величиной коэффициента задержания U(VI) и количеством связанной воды. Показано, что увеличение количества связанной воды соответствует увеличению коэффициента задержания U(VI), что связано с изменением порового пространства мембран в процессе очистки.

- Предложена технологическая схема очистки от тяжелых металлов вод, получаемых после обработки осадков сточных вод Бортничской станции аэрации (г. Киев), с использованием методов комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации. Показана экономическая целесообразность предложенной технологии.

- Показано, что разработанная технология с использованием методов комплексообразования–ультрафильтрации и комплексообразования–нанофильтрации является эффективной для очистки загрязненных вод с общим солесодержанием до 2 г/дм3 от U(VI) и тяжелых металлов до уровня ПДК и ниже, что позволяет сбрасывать очищенные воды в водные объекты хозяйственно-питьевого использования.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Шаталов В.В., Ласкорин Б.Н. Химия естественных радионуклидов и вопросы защиты окружающей среды // Химия урана / Под ред. Б.Н. Ласкорина и Б.Ф. Мясоедова. – М.: Наука, 1989. – C. 17–24.

- СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 69 с.

- Скрылев Л.Д., Сазонова В.Ф. Коллоидно-химические основы защиты окружающей среды от ионов тяжелых металлов. – К.: УМК ВО, 1992. – 216 с.

- НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи. – К.: МОЗ України, 1997. –  121 с.

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. – М.: Стройиздат, 1974.

- Несмеянов А. Н. Радиохимия. – М.: Химия, 1978. – 560 с.

- Аналитическая химия элементов. Уран. – М.: Изд. акад. наук СССР, 1962. – 278 с.

- Кац Дж., Сиборг Г., Морсс Л. Химия актиноидов: 3 т./ М.: Мир, 1991. – Т.1. – 525 с.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I–IV групп: Справочник / Под редакцией В. А. Филова. – Л.: Химия, 1988. – 512 с.

- Pagenkopf G.K. Introduction to natural water chemistry. – New York and Basel: Marcel Dekker, inc., 1978. – 272 p.

- Morris D.E., Chisholm-Brause C.J., Barr M.E., Conradson S.D., and Eller P.G. Optical spectroscopic studies of the sorption of UO22+ species on a reference smectite // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1994. – Vol. 58, № 17. – P. 3613–3623.

- Hudson E.A., Terminello L.J., Viani B.E., Denecke M., Reich T., Allen P.G., Bucher J.J., Shuh D.K., and Edelstein N.M. The structure of U6+ sorption complexes on vermiculite and hydrobiotite // Clay and Clay Minerals. – 1999. – Vol. 47, № 4. – P. 439–457.

- Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Справочник / Под редакцией В. А. Филова. – Л.: Химия, 1990. – 464 с.

- Перельман Ф.М., Зворыкин А.Я. Кобальт и никель. – М.: Наука, 1975. – 215 с.

- Худяков И.Ф., Тихонов А.И., Деев В.И. Металлургия меди, никеля и кобальта: 2 т./ М.: Металлургия, 1977. – Т. 2: Металлургия никеля и кобальта. – 263 с.

- Борбат В.Ф., Лещ Ю.И. Новые процессы в металлургии никеля и кобальта. – М.: Металлургия, 1976. – 359 с.

- Борбат В.Ф., Воронов А.Б. Автоклавная технология переработки никель-пирротиновых концентратов. – М.: Металлургия, 1980. – 185 с.

- Синицын В.И. Радиоактивный кобальт 60Со. – М.: Атомиздат, 1967. – 111 с.

- Пятницкий И.В. Аналитическая химия кобальта. – М.: Наука, 1965. – 560 с.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V–VIII групп: Справочник / Под редакцией В. А. Филова. – Л.: Химия, 1989. – 592 с.

- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 282 с.

- Buffle J. Complexation reactions in aquatic systems (an analytical approach). – N.-Y.: John Wiley & Sons, 1988. – 692 p.

- Qian J., Hue H.B., Sigg L., and Albrecht A. Complexation of cobalt by natural ligands in freshwater // Env. Sci. Technol. – 1998. – Vol. 32. – P. 2043–2050.

- Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия: 3 т. / М.: Мир, 1969. – Т.3. – 592 с.

- Большаков К.А. Химия и технология кобальта. – М.: МИТХТ, 1981. – 84 с.

- Смирнов В.И., Худяков И.Ф., Деев В.И. Извлечение кобальта из медных и никелевых руд и концентратов. – М.: Металлургия, 1970. – 256 с.

- Пешкова А.М., Савостина В.М. Аналитическая химия никеля. – М.: Наука, 1966. – 203 с.

- Смоляков Б.С., Жигула М.В.  Экологические последствия трансформации химических форм металлов-поллютантов в реальном пресном водоеме // Химия в интересах устойчивого развития. – 2001. – Т. 9, № 2. – С. 283–291.

- Christensen J.B. and Christensen T.H. Complexation of Cd, Ni, and Zn by DOC in polluted groundwater: a comparison of approaches using resin exchange, aquifer material sorption, and computer speciation models (WHAM and MINTEQA2) // Environ. Sci. Technol. – 1999. – Vol. 33. – P. 3857–3863.

- Sutherland Ross A., Tolosa Christina A. Variation in total and extractable elements with distance from roads in an urban watershed. Honolulu, Hawaii. Water, Air, and Soil Pollut. // An International Journal of Environmental Pollution. – 2001. – Vol. 127, № 1–4. – P. 315–338.

- Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Процессы и аппараты. – К.: Наукова думка, 1983. – 528 с.

- Делалио А., Гончарук В.В., Корнилович Б.Ю., Пшинко Г.Н., Спасенова Л.Н., Криворучко А.П. Утилизация осадков городских сточных вод // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 5. – С. 458 – 464.

- Wozniak Thomas. Industrielle Anwendungen der Membrantechnik // WWT: Wasserwirt. Wassertechn. – 2004. – № 6. – P. 40–43.

- Пат. 6767468 США, МПК7 C 02 F 9/00. Method to remove uranium/vanadium contamination from groundwater / Metzler Donald R., Morrison Stanley; USA Department of Energy, Washington, DC. – № 10/207895; Заявл. 31.07.2002; Опубл. 27.07.2004; НПК 210/662.

- Бабенков Е.Д. Oчистка воды коагуляцией. – М.: Наука, 1977. – 205 с.

- Кочетков А.Ю., Коваленко Н.А., Кочеткова Р.П., Резников С.А., Швыдкий В.Д., Шимко Ю.Г., Паршина Е.Л. Технология электрокоагуляционной каталитической очистки сточных вод, содержащих кобальт // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27, № 1. – С. 69 – 79.

- Ito Avumi, Umita Teruyuki, Aizawa Jiro, Takachi Toshiyuki and Morinada Koji. Removal of heavy metals from anaerobically digested sewage sludge by a new chemical method using ferric sulfate // Water Research. – 2000. – Vol. 34, № 3. – P. 751–758.

- Michael D., Copper Tom N. Nickel and chrome recovery in a jobshop to eliminate waste treatment and sludge disposal // Hazardous waste and hazardous mater. – 1987. – Vol. 4, № 3. – P. 261–271.

- Гомеля Н.Д., Глушко Е.В., Желибо Е.П., Радовенчик В.М. Ионообменная очистка воды от хроматов // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 5. – С. 438 – 445.

- Rao K.S., Sarangi D., Dash P.K., Chaudhury G.R. Treatment of wastewater containing copper, zinc, nickel and cobalt using Duolite ES-467 // J. of Chemical Technology and Biotechnology. – 2002. – Vol. 77, № 10. – Р. 1107–1113.

- Verbych Svetlana, Hilal Nidal, Sorokin Genady, Leaper Mark. Ion exchange extraction of heavy metal ions from wastewater // Separ. Sci. and Technol. – 2004. – Vol. 39, № 9. – P. 2031–2040.

- Shang H.Z., Shu L.Z., Forng G.J.Z. Removal of heavy metals from aqueous solution by chelating resin in a multistage adsorption process // Hazardous Mater. – 2000. – Vol. 76, № 1. – P. 139–153.

- Kryvoruchko A., Yurlova L., Atamanenko I., Kornilivich B. Sorption of Ni(II)and Co(II) ions from water solution by strong-acid cationite Cu-2-8n // Materials of the VI Ukrainian-Polish Symposium “Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications”, Odessa (Sept. 9–13, 2001). – Odessa, 2001. – Р. 115–116.

- Корнилович Б.Ю. Структура и поверхностные свойства механоактивированных силикатов и карбонатов. – К.: Наукова думка, 1994. – 128 с.

- Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки вод. – К.: Наукова думка, 1981. – 208 с.

- Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. – К.: Наук. Думка, 1975. – 351 с.

- Ho Y.S., Ny J.C.V., McKay G. Removal of lead (II) from effluents by sorption on peat using second-order kinetics // Separ. Sci. Technol. – 2001. – Vol. 36, № 2. – P. 241–261.

- Корнилович Б.Ю., Косоруков А.А., Пшинко Г.Н., Надел Л.Г., Налетов В.В. Сорбционные материалы цеолитоподобной структуры для очистки вод от радионуклидов // Сорбц. и хроматограф. процессы. – 2001. – Т. 1, № 5. – С. 772–779.

- Katsumata Hideyuki, Kaneco Satoshi, Inomata Kentaro, Itoh Kumiko. Removal of heavy metals in rinsing wastewater from plating factory by adsorption with economical viable materials // J. Environ. Manag. – 2003. – Vol. 69, № 2. – P. 187.

- Прищепо Р.С., Заречнева Г.В., Вебер М.Л., Бутенко Т.Ю., Жукова Н.Г., Ласкорин Б.Н. Исследование сорбции урана // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 7. – С. 659–664.

- Гоба В.Е., Ставицкая С.С., Петренко Т.П., Ставицкий В.В. Эффективность сорбирующих материалов для извлечения радионуклидов из загрязненной воды // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 6. – С. 574 – 584.

- Спасенова Л.Н., Шевченко А.Л., Гвоздяк П.И., Тобилко В.Ю., Гудзенко В.В., Глоба Л.И., Корнилович Б.Ю. Очистка радиоактивно загрязненных природных вод с использованием иммобилизованных гидробиоценозов // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, № 4. – С. 395 – 402.

- Sorme Louise, Lindqvist Annica, Soderberg Henriette. Capacity to influence sources of heavy metals to wastewater treatment sludge // J. Environ. Manag. – 2003. – Vol. 31, № 3. – P. 0421–0428.

- Benmoussa H., Tyagi R.D. and Campbell P.G.C. Simultaneous sewage sludge digestion and metal leaching using an internal loop reactor // Water Research. – 1997. – Vol. 31, № 10. – P. 2638–2654.

- Roig M.G., Manzano T. and Diaz M. Biochemical process for the removal of uranium from acid mine drainages // Water Research. – 1997. – Vol. 31, № 8. P. 2073–2083.

- Красногорская Н.Н., Пестриков С.В., Легушс Э.Ф., Сапожникова Е.Н. Анализ эффективности реагентных методов удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод // Безопас. жизнедеятельности. – 2004. – № 3. – С. 21–23.

- Дубяга В.П. Мембранные технологии для охраны окружающей среды и водоподготовки // Труды 6 сессии Междунар. школы повышения квалификации "Инженерно-химическая наука для передовых технологий" (CESAT–6), Москва (5–10 февраля, 2001). – Т. 2. – М.: НИФХИ, 2001.– C. 74–94.

- Александрин А.П., Алексеев С.Ю., Егоршев А.А., Комягин Е.А., Мынин В.Н., Терпугов Г.В. Новый метод баромембранного разделения // Всероссийская научная конференция "Мембраны–2001": Программа. Тезисы докладов, Москва (2–5 октября, 2001). – М.: Б.и., 2001. – C. 171.

- Андрианов А.П. Водоснабжение промышленных объектов и населенных мест с помощью мембранных ультрафильтрационных установок // С.О.К.: Сантехника, отопление, кондиционирование. – 2004. – № 8. – С. 30, 32, 34–30.

- Руденко Л.И., Хан В.Е. Мембранные методы очистки жидких радиоактивных отходов из объекта «Укрытие» и грунтовых вод от радионуклидов // Доп. Нац. АН України. – 2004. – № 10. – С. 203–208.

- Пат. 10255064.6 Германия, МПК7 G 21 F 9/06. Verfahren zum Behandeln von radioaktivem Abwasser / Rosenberger Stefan, Hesse Klaus; RWE Nukem GmbH. –№ 10255064; Заявл. 25.11.2002; Опубл. 17.06.2004.

- Пат. 6800196 США, МПК7 B 01 D 17/12. Method of and apparatus for treating radioactive liquid wastes containing surface active agents / Matsuo Toshiaki, Nishi Takashi, Matsumoto Takayuki, Matsuda Masami, Yukita Atsushi. – № 10029260; Заявл. 28.12.2001; Опубл. 05.12.2004.

- Ильин В.И. Применение баромембранной технологии для очистки и подготовки природных и сточных вод // Сантехника. – 2003. – № 2. – С. 10–12.

- Strathmann H. A random walk through membrane science, from water desalination to fuel cells and artifical organs // Euromembrane 2000: Conf. Prоgram and Abstr., Jerusalem (Sept. 24–27, 2000). – Tel Aviv: Target Tours, 2000. – P. 95.

- Брык М.Т., Цапюк Е.А., Твердый А.А. Мембранная технология в промышленности. – К.: Тэхника, 1990. – 247 с.

- Сartwright Peter S. Membranes for process water reuse // Chem. Eng. (USA). – 2004. – Vol. 111, № 6. – P. 38–42.

- Volchek K., Velicogna D., Obenauf A., Somers A., Wong B., Tremblay A.Y. Novel applications of membrane processes in soil cleanup operations // Desalination. – 2002. – Vol. 147. – P. 123–126.

- Howell J.A. Future research and developments in the membrane field // Desalination. – 2002. – Vol. 144. – P. 127–131.

- Lyko H.F. Kasseler Membrantage: Stand der Technik und Praxiserfahrungen aus der Kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung // Filtr. und Separ. – 2004. – Vol. 18, № 4. – P. 184–186.

- Liu Zhuan-nian, Jin Qi-ting, Zhou An-ning. About development of membrane filtration technologies at the wastewater treatment // Gongyeshui chuli = Ind. Water Treat. – 2002. – Vol. 22, № 5. – P. 1–4.

- New technology in spray drying // Chem. Eng. (USA). – 2000. – Vol. 107, № 1. – P. 681/18.

- Поворов А.А., Павлова В.Ф., Ерохина А.В. Мембранные технологии для очистки промышленных сточных вод // Перспект. полимер. композиц. матер. Альтернатив. технол.: перераб., применение, экол.: Тез. докл. междунар. конф. "Композит–98", Саратов (24–26 июня, 1998). – Саратов, 1998. – C. 77–78.

- Зарубин Я.Я., Храмов Ю.В. Применение мембран: развитие технологии очистки производственной воды // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2004. – № 1. – С. 84–87, 120.

- Гребенюк В.Д. Электродиализ. – К.: Тэхника, 1976. – 160 c.

- Гребенюк В.Д., Пономарев М.И. Электромембранное разделение смесей. –  К.: Наукова думка, 1992. – 184 с.

- Аббруззесе К., Корнилович Б.Ю., Мищук Н.А., Пшинко Г.Н., Клищенко Р.Е. Электрохимическая дезактивация радиоактивно загрязненных глиносодержащих шламов // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, № 3. – С. 247 – 259.

- Мулдер М. Введение в мембранную технологию. – М.: Мир, 1999. – 513 с.

- Baker R.W. Membrane Technology and Applications. – New York.: McGrow Hill, 2000. – 514 p.

- Ho Winston W.S., Sirkar K.K. Membrane Handbook. – New York.: Van Nostrand Reinhold, 1992. – 548 p.

- Belfort G. Synthetic membrane processes: Fundamentals and Water Application. – Orlando: Acad. Press, 1984. – 552 p.

- Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. – М.: Химия, 1986. – 272 с.

- Rosenwinkel K.-H., Wagner J., Nagy J. Membranvefahren in der industriellen Abwasserbehandlung // Chem. Ind. Techn. – 2000. – Vol. 72, № 5. – P. 433–440.

- Лямаев Б.Ф., Болдырев В.В. Использование комплекса мембранных технологий для обработки жидких радиоактивных отходов // Радиоэкол. пробл. в ядер. энерг. и при конверсии пр-ва: Обн. симп. 15 Менделеев. съезда по общ. и прикл. химии: Реф. докл., Обнинск (31 мая–5 июня, 1998).– Т. 2. – Обнинск, 1993. – C. 105–106.

- Шапошник В.А. История мембранной науки. Ч.2. Баромембранные и электромембранные процессы // Крит. технол. Мембраны. – 2001. – № 10. – с. 9–17.

- Orecki Aleksander, Karakulski Krzysztof, Tomaszewska Maria, Morawski Antoni W. Badinia uzdatniania wody powierzchniowej metoda nanofiltracji // Przem. chem. – 2004. – Vol. 83, № 8. – P. 383–386.

- Sirkar K.K. Membrane separation technologies: current developments // Chem. Eng. Commun. – 1997. – Vol. 157. – P. 145–184.

- Makolla Anna, Gallenkemper Martin, Vinken Ralph, Wintgens Thomas. Membrantechnik in der Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung KA // Wasserwirt, Abwasser, Abfall. – 2000. – Vol. 47, № 5. – P. 640, 642, 644.

- Rautenbach R., Gerick M., Nickel A. Neuronale Netze–Werkzeug zur Membranauswahl // Chem.-Ing.-Techn. – 1997. – Vol. 69, № 9. – P. 1330.

- Поворов А.А., Павлова В.Ф., Ерохина Л.В. Мембранные технологии для oчистки промышленных сточных вод. Применение новейших мембранных технологий в промышленности и экологии // Тез. докл. науч.-техн. семин., Владимир (18–21 марта, 1997). – М, 1997. – C. 78–79.

- Chmielewski A.G., Harasimowicz M., Zakrzewska-Trznadel G. Membrane technologies for liquid radioactive waste treatment // 13th Radiochem. Conf.: Booklet Abstr., Marianske Lasne-Jachymov (19–24 Apr., 1998.) – [Praha], 1998. – P. 380.

- Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: 2 т. / М.: Химия, 1995. – Т.2. – 368 с.

- Брык М.Т., Цапюк Е.А., Твердый А.А. Мембранная технология в промышленности. – К.: Тэхника, 1990. – 247 с.

- Pannuzo Sauveur, Chevalleareau Severine. Techniques membranaires: filtration et abattment de D.C.O. d`effluents de colles // Eau, ind., nuisances. – 1997. –  № 204. – P. 85–88.

- Drioli E., Lagana F., Criscudi A., Barbieri G. Integrated membrane operation in desalination process // Desalination. – 1999. – Vol. 122, № 2–3. – P. 141–145.

- Уильямс Джон Ф. Применение мембран обратного осмоса в государствах СНГ // Матер. Междунар. конгр. "Вода: экол. и технол.", Москва (6–9 сент., 1994).– Т. 2. – М, 1994. –C. 574–592.

- Пат. 5449456 США, МКИ6 B 01 D 27/08, 27/10. Reject water drain line installation system and apparatus for under sink reverse osmosis filter system / Bowman Dennis E. – № 206850; Заявл. 07.03.94; Опубл. 12.09.95; НКИ 210/232.

- Mylius Ulrich von. Spülwasser-Recycling mittels Umkehrosmose // Galvanotechnik. – 1993. – Vol. 84, № 9. – P. 3053–3056.

- Гиганов Г.П., Гусева Г.Н., Кагало Л.У. Мембранный способ очистки сточных вод от тяжелых цветных металлов // Цв. мет. – 1996. – № 4. – C. 24–26.

- Mylius Ulrich von. Rückgewinnung von Nickel und anderen Metallen aus Spülwasser mittels Umkehrosmose // Galvanotechnik. – 1997. – Vol. 88, № 8. –P. 2700–2704.

- Gupta S.K.S. Evaluation of spiral-wound reverse osmosis for four radioactive waste processing applications // Ultrapure water. – 1997. – Vol. 14, № 5. – P. 48–58.

- Chmielewski Andrzei, Harasimowicz Marian, Tyminski Bogdan, Zakrzewska-Trznadel Grazyna. Concentration of low- and medium-level radioactive wastes with three-stage reverse osmosis pilot plant // Separ. Sci. and Technol. – 2001. –  Vol. 36, № 5–6. – P. 1117–1127.

- Prabhakar S., Misra B.M., Boy S.B., Meghal A.M., Mukherjee T.K. Reverse osmosis separation of radiocontaminants from ammonium diutanate effluents //  Separ. Sci. Technol. – 1994. – Vol. 29, № 8. – P. 1001–1010.

- Archer Antonio C., Mendes Adelio M., Boaventura Rui A.R. Separation of an anionic surfactant by nanofiltration // Envir. Sci. Technol. –  1999. – Vol. 33, № 16. – P. 2758–2764.

- Alborzfar M., Jonsson G., Gun C. Removal of natural matter from two types of humic ground water by nanofiltration // Water Research. – 1998. – Vol. 32, № 10. – P. 2983–2994.

- Braghetta A., Digiano F.A., Ball W.P. Nanofiltration of natural organic matter: pH and ionic strength effects // J. of Environmental Engineering. – 1997. – Vol. 123, № 7. – P. 628–641.

- Хангильдин Р.И. Мембранная очистка воды, загрязненной нефтепродуктами // Матер. 2 Междунар. симп. "Наука и технология углеводородных дисперсных систем": Науч. тр., Уфа (2–5 октября, 2000). – Т. 2. – Уфа, 2000.– C. 218–219.

- Van der Bruggen B., Vandecasteele C. Removal of pollutants from surface water and groundwater by nanofiltration: overview of possible applications in the drinking water industry // Environ. Pollut. – 2003. – Vol. 122, № 3. – P. 435–445.

- Бон А.И., Дзюбенко В.Г., Шишова И.И. О некоторых процессах создания ассиметричных и композитных обратноосмотических мембран // Высокомолекулярные соединения, серия Б. – 1993. – T. 35, № 7. – C. 922–932.

- Liikanen R., Miettinen I., Laukkanen R. Selection of NF membrane to improve quality of chemically treated surface water // Water Research. – 2003. – Vol. 37, № 4. – P. 864–872.

- Prabhakar S., Balasubramaniyan C., Hanra M.S., Misra B.M. Performance evaluation of reverse osmosis and nanofiltration membranes for the decontamination of ammonium diuranate effluents // Separ. Sci. Technol. – 1996. – Vol. 31, № 4. – P. 533–544.

- Брык М.Т., Цапюк Е.А. Ультрафильтрация. – К.: Наукова думка, 1989. –  288 с.

- Брык М.Т., Кочкодан В.М. Реагентные баромембранные процессы // Химия и технология воды. – 1997. – T.19, № 1. – C. 19–46.

- Bin A.K. Zastosowanie procesów poglebionego utleniania do uzdatniania wody // Ochr. Srod. – 1998. – № 1. – P. 3–12.

- Misaki T., Matsui K. Night soil treatment system equipped with ultrafiltration // Desalination. – 1996. – Vol. 106, № 1–3. – P. 63–70.

- Поворов А.А., Дубяга В.П., Корнилова Н.В., Кадынина Г.А. Бытовые мембранные приборы для получения питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 1994. – № 12. – C. 21–23.

- Abdessemed D., Nezzal G., Ben Aim R. Treatment of wastewater by ultrafiltration // Desalination. – 1999. – Vol. 126. – P. 1–5.

- Thaler Hans. Ruhige Nächte Die Ultrafiltration in der Produktwasseraufbereitung // Getränkeindustrie. – 2003. – Vol. 54, № 11. – P. 66–68.

- Первов А.Г., Дудкин Е.В., Мотовилова Н.Б., Андрианов А.П. Ультрафильтрация – технология будущего // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. – № 9. – C. 9–12.

- Пат. 2185333 Россия, МПК7 С 02 F 1/44, В 01 D 61/02. Способ очистки воды и мембранная установка для его осуществления (варианты) / Надеинский В.Л., Сергиевский В.М. – № 2001105178/12; Заявл. 26.02.2001; Опубл. 20.07.2002.

- Mosqueda-Jimenez D.B., Narbaitz R.M., Matsuura T. Manufacturing conditions of surface-modified membranes: effect of ultrafiltration performance // Separ. and Purif. Technol. – 2004. – Vol. 37, № 1. – P. 51–67.

- Boucard Francois, Legeron Jean-Peierre Traitment des efluents: la microfiltration tangentielle en assainisement autonome // Eau ind., nuisanoes. –  1997. – № 204. – P. 122–125.

- Peters Th.A. Crosflow-Mikrofiltration und Modul Technik // Wasser Abwasser Praxis. – 1995. – Vol. 4, № 3. – P. 48–51.

- Enoch G.D., Brocka W.F. van den, Spiering W. Removal of heavy metals an suspended solids from wastewater from wet lime (stone)-gypsum flue gas desulfurization plants by means of hydrophobic and hydrophilic crossflow microfiltration membranes // J. Membr. Sci. –  1994. – Vol. 87, № 1–2. – P. 191–198.

- Пат. 2093247 Россия, МКИ6 B 01 D 35/06, B 05 B 3/12. Микрофильтр обеззараживания радиоактивных стоков / Тумченок В.И.; Хабаров. з-д металлоконструкций – № 4941920/25; Заявл. 12.05.91; Oпубл. 20.10.97. Бюл.№ 29.

- Свитцов А.А., Абылгазиев Т.Ж. Мицеллярно усиленная (реагентная) ультрафильтрация // Успехи химии. – 1991. – T. 60, № 11. – C. 2463–2468.

- Свитцов А.А. Реагентная ультрафильтрация в проблеме очистки стоков гальванических производств. Пути и средства повышения экологической безопасности гальванических производств // Тез. докл. 3 Всерос. Науч.-техн. семин., Ярославль (27–30 сент., 1994). – М, 1994. – C. 19–20.

- Пат. 5176834 США, МКИ5 B 01 D 61/16. Ion expulsion ultrafiltration method / Christian S.D., Ticher E.E., Scamehorn J.F.; Board of Regents of University of Oklahoma – № 703236; Заявл. 20.05.91; Опубл. 05.01.93; НКИ 210/639.

- Trznadel Gražyna, Harasimowicz Marian. Removal of radioactive compaunds with ceramic membranes // Proceedings of the 18 Int. Symp. On Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation "Ars separatoria 2003", Zloty Potok, Czenstochowa (June 2–5, 2003). – Bydgoszcz etc.: Univ. Technol. And Agr. Etc., 2003. – Р. 112–115.

- Volchek Konstantin. Chemically enhanced membrane filtration // ICOM-2002, International Congress on Membranes and Membranes Processes: Suppl. Book of Abstracts, Toulouse (7–12 July, 2002). – Toulouse, 2002. – P. 479.

- Брык М.Т., Алпатова А.Л. Удаление тяжелых металлов из природных вод реагентно-усиленной ультрафильтрацией с использованием гуминовых веществ // Всероссийская научная конференция "Мембраны–2001": Программа. Тез.докл., Москва (2–5 октября, 2001). – М.: Б.и., 2001. – C. 6.

- Nifant`eva T.I., Shkinev V.M., Spivakov B.Ya., Burba P. Membrane filtration studies of aquatic humic substances and their metal species: stability constants by using ultrafiltration // Talanta. – 1999. – Vol. 48, № 2. – P. 257–267.

- Пат. 19956726.3 Германия, МПК7 C 02 F 1/62. Verfahren zur Entfernung von Schermetall-Ionen, insbesondere Nickel-Ionen aus Abwässern / Gutekunst Gerhard, Mzyk Waldemar. – № 19956726; Заявл. 25.11.1999; Опубл. 31.05.2002.

- Пат. 9509256 Франция, МКИ6 С 02 F 1/62. Procede d`elimination des metaux lourds contenus dans des effluents liquides / Baudin I., Anselme C. – № 2731422; Заявл. 28.07.95; Опубл. 13.09.96.

- Пат. 9405264 Франция, МКИ6 С 02 F 1/62. Procede d`elimination des metaux lourds contenus dans des effluents liquides / Baudin I., Anselme C. – № 2731421; Заявл. 29.04.94; Опубл. 13.09.96.

- Kryvoruchko A.P., Kornilovich B.Yu. Water deactivation by reverse osmosis // Desalination. – 2003. – Vol. 157. – P. 403–407.

- Raff O., Wilken R.-D. Removal of dissolved uranium by nanofultration // Desalination. – 1999. – Vol. 122. – P. 147–150.

- Urase T., Salequzzaman M., Kobayashi S., Matsuo T., Yamamoto K. and Suzuki N. Effect of high concentration of organic and inorganic matters in landfill leachate on the treatment of heavy metals in very low concentration level // Water Science and Technology. – 1997. – Vol. 36, № 12. – P. 349–356.

- Su-Hsia Lin, Tsung-Yuan Wang, Ruey-Shin Yuang. Metal rejection by nanofiltration from diluted solutions in the presence of complexing agents // Separ. Sci. and Technol. – 2004. – Vol. 39, № 2. – P. 363–376.

- Carter D. Metal refinery cleans up and saves // Water Engineering and Management. – 1998. – Vol. 145, № 4. – P. 34–35.

- Пат. 19939697.3 Германия, МПК7 С 22 В 3/22, В 01 D 61/14. Membranverfahren für die Aufbereitung von Metallsalzextrakten / Härtal Georg, Klapper Peter. – № 19939697; Заявл. 21.08.1999; Опубл. 22.02.2001.

- Chitry Frederic, Pellet-Rostaing Stephane, Nicod Laurence, Gass Jean-Louis, Foos Jacques, Guy Alain, Lemaire Marc. Cesium/sodium separation by NF – complexation in aqueous medium // Separ. Sci. and Technol. –2001. – Vol. 36, № 5–6. – P. 1053–1066.

- Gaubert E., Barnier H., Maurel A. Selective strontium removal from a sodium nitrate aqueous medium by nanofiltration–complexation // Separ. Sci. Technol. – 1997. – Vol. 32, № 1–4. – P. 535–597.

- Bodzek Michal, Korus Irena. Application of complexation–ultrafiltration process for separation of heavy metals from galvanic wastewater // Euromembrane 2000: Conf. Program and Abstracts, Jerusalem (Sept. 24–27, 2000). – Tel Aviv, 2000. – C. 194.

- Kryvoruchko A., Atamanenko I., Kornilovich B. A role of the clay minerals in the membrane purification process of water from Co (II)–ions // Separation and Purification Technology. – 2001. – Vol. 25. – P. 487–492.

- Криворучко А.П., Атаманенко И.Д., Козьмина Л.Ю., Бадеха В.П. Мембранная очистка воды от ионов Со(II) с применением глинистых минералов // Химия и технология воды. – 2000. – T. 22, № 6. – С. 632–642.

- Atamanenko Irina D., Kryvoruchko Antonina P., Yurlova Lyudmila Yu., Kornilovich Boris Yu. Concentration of heavy metal by pressure-driven membrane methods // Desalination. – 2003. – V. 158. – Р. 151–156.

- Пат. 48608А Україна, МПК7 С 08 J 5/22. Спосіб одержання зворотньоосмотичної мембрани і зворотньоосмотична мембрана /  А.П. Криворучко, Л.Ю. Юрлова, І.Д. Атаманенко, В.П. Бадеха, Б.Ю. Корнілович. – № 2001107239; Заявл. 24.10.01, Опубл. 15.08.02, Бюл. № 8.

- Gureli Lutfiye, Apak Resat. Recovery of uranium from ammonium uranyl carbonate (AUC) effluents by combined ion exchange and membrane separation// Separ. Sci. and Technol. – 2004. – Vol. 39, № 8. – P. 1857–1869.

- Flores V., Cabassud C. A hybrid membrane process for Cu(II) removal from industrial wastewater. Comparison with a conventional process system // Desalination. – 1999. – Vol. 126. – P. 101–108.

- Flores V., Cabassud C. Cu2+ removal by ion-exchange in a membrane reactor. Comparison with a packed-bed reactor // J. Membr. Sci. – 1999. – Vol. 162, № 1–2. – P. 257–267.

- Gibbs L.L., Scamehorn J.F. and Christian S.D. Removal of n-alcohols from aqueous streams using micellar–enhanced ultrafiltration // J. Membrane Science. – 1987. – Vol. 30, № 1. – P. 67–74.

- Morel G., Graciaa A. and Lachaise J. Enhanced nitrate ultrafiltration by cationic surfactant // J. Membrane Science. – 1991. – Vol. 56, № 1. – P. 1–12.

- Yurlova Lyudmila, Kryvoruchko Antonina, Kornilovich Boris. Removal of Ni(II) ions from wastewater by micellar-enhanced ultrafiltration // Desalination. – 2002. – V. 144. – Р. 255–260.

- Пушкарев Е.В. Физико-химические особенности очистки сточных вод от ПАВ. – М.: Химия, 1975. – 298 c.

- Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Рода И.Г. Адсорбция органических молекул из воды. – Л.: Химия, 1990. – 256 с.

- Когановский А.М., Клименко Н.А. Физико-химические основы извлечения поверхностно активных веществ из водных растворов и сточных вод. – К.: Наукова думка, 1978. – 176 с.

- Adamczak Hanna, Jacnowska Magdalena, Szymanowski Jan. Ultrafiltration of colloid solutions containing oxyethylated methyl dodecanoates, phenol and electrolytes // Proc. 15th Int. Symp. Phys-Chem. Meth. Mixtures Separ. "ARS Separ. 2000", Borówno n Bydgoszcz (June 14–17, 2000). – Bydgoszcz, 2000. – P. 163–165.

- Benbrahim S., Taha S., Cabon J., Dorange G. Elimination des cations métalliques divalents: complexation par l`alginate de sodium et ultrafiltration // Rev. sci. eau. – 1998. – Vol. 11, № 4. – P. 497–516.

- Urbański R., Draye M., Cote G., Szymanowski J. Removal of bisphenol from aqueous streams by micellar extraction and ultrafiltration // Proc. 15th Int. Symp. Phys-Chem. Meth. Mixtures Separ. "ARS Separ.2000", Borówno n Bydgoszcz (June 14–17, 2000). – Bydgoszcz, 2000. – P. 144–146.

- Choi Young-Kook, Lee Soo-Bok, Lee Dong-Jin, Ishigami Yutaka, Kajiuchi Toshio. Micellar enhanced ultrafiltration using PEO–PPO–PEO block copolymers // J. Membr. Sci. – 1998. – Vol. 148, № 2. – P. 185–194.

- Gzara L., Dhahbi M. Removal of chromate anions by micellar–enhanced ultrafiltration using cationic surfactants // Desalination. – 2001. – Vol. 137. – P. 241–250.

- Sadaoui Z., Azong C., Charbit G., Charbit F. The recovery of hexavalent chromium by micellar enhanced ultrafiltration. Influence of operating conditions // J. Chemical Engineering of Japan. – 1998. – Vol. 30, № 5. – P. 799–805.

- Fillipi B.R., Brant L.W., Scamehorn J.F. and Christian S.D. Use of micellar–enhanced ultrafiltration at low surfactant concentrations and with anionic–nonionic surfactant mixtures // J. of Colloid and Interface Science. – 1999. – Vol. 213. – P. 68–80.

- Пат. 98123464/06 Россия, МПК7 В 01 D 61/14. Способ разделения металлов посредством мицеллярной ультрафильтрации, используемый для обработки радиоактивных стоков / Туниссу Филипп, Эбран Марк, Родехюзер Лудвиг, Тондр Кристиан; Компани Женераль Де Матьер Нюклеэр – № 98123464/06; Заявл. 22.12.1998; Oпубл. 20.10.2000.

- Hafiane A., Issid I., and Lemordant D. Counterion binding on micelles: an ultrafiltration study // J. of Colloid and Interface Science. – 1991. – Vol. 142, № 1. – P. 167–178.

- Reiller P., Lemordant D., Moulin C., and Beaucaire C. Dual use of micellar–enhanced ultrafiltration and time–resolved laser–induced spectrofluorimetry for the study of uranyl exchange at the surface of alkylsulfate micelles // J. of Colloid and Interface Science. – 1994. – Vol. 163. – P. 81–86.

- Свитцов А.А. Применение мембранных процессов в технологии обращения с жидкими радиоактивными отходами // Всероссийская научная конференция "Мембраны–2001": Программа. Тезисы докладов, Москва (2–5 октября, 2001). – М.: Б.и., 2001. – C. 4.

- Свитцов А.А. Применение мембранных процессов в технологии переработки жидких радиоактивных отходов // Экол. пром. пр-ва. – 2002. – № 1. – C. 32–38.

- Алексеев В.И., Кулясов С.Н. Ультрафильтрационное извлечение ионов тяжелых металлов в присутствии ПАВ // Научно-технические и социально-экономические проблемы охраны окружающей среды: Труды участников 7 научно-технической конференции. – Н. Новгор.: Нижегородский архитектурно-строительный институт, 1993. – C. 74–75.

- Пат. 9716358 Франция, МПК6 С 02 F 1/58. Procede de separation de metaux par ultrafiltration micellaire, utilisable pour le traitment d`effluents radioactifs / Tounisson P., Hebrant M., Rodehuser L., Tondre C. – № 2772742; Заявл. 23.12.97; Опубл. 25.06.99.

- Azung C., Sadaoui Z., Charbit F., Charbit G. Removal of cadmium from wastewater by enhanced ultrafiltration using surfactants // Canadian J. of Chemical Engineering. – 1997. – Vol. 75, № 4. – P. 743–750.

- Gzara L., Hafiane A., Dhahbi M., Lemordant G. Modelisation of the retention of Cd2+ and Mg2+ by micellar ultrafiltration in acidic media // Entropie. – 1999. – Vol. 35, № 222. – P. 29–33.

- Doong R., Wu Y.-W., and Lei W. Surfactant enhanced remediation of cadmium contaminated soils // Water Science and Technology. – 1998. – Vol. 37, № 8. – P. 65–71.

- Roger B., Martine M.P. Recherche en separation solide liquide // Bios. –  1989. – Vol. 20, № 5. – P. 54–56.

- Huang Yi-Chu, Batchelor B., Koseoglu S.S. Crossflow surfactant-based ultrafiltration of heavy metals from waste streams // Separ. Sci. Technol. – 1994. – Vol. 29, № 15. – P. 1979–1998.

- Gzara L., Hafiane A., Dhahbi M. Retention des ions plomb (II) en milien acide par ultrafiltration assestée par les micelles // Rev. Sci. Eau. – 2000. – Vol.  13, № 3. – P. 289–304.

- Akita S., Castillo L. P., Nii S., Takahashi K. and Takeuchi H. Separation of Co(II)/Ni(II) via micellar-enhanced ultrafiltration using organophosphorus acid extractant solubilized by nonionic surfactant // J. Membr. Sci. – 1999. – Vol. 162, № 1–2. – P. 111–117.

- Reiller P., Lemordant D., Hafiane A., Moulin C., Beaucaire C. Extraction and release of metal ions by micellar-enhanced ultrafiltration: influence of complexation and pH // J. of Colloid and Interface Science. – 1996. – Vol. 177, № 2. – P. 519–527.

- Akita S., Li Y. and Takeuchi H. Micellar-enhanced ultrafiltration of gold (III) with nonionic surfctant // J. of Membr. Sci. – 1997. – Vol. 133, № 2. – P.  189–194.

- Nguyen Q.T., Aptel P. and Neel J. Application of ultrafiltration to the concentration and separation of solutes of low molecular weight // J. of Membr. Sci. – 1980. – Vol. 6. – P. 71–82.

- Geckeler K.E., Volchek K. Removal of hazardous from water using ultrafiltration in conjunction with soluble polymers // Environ. Sci. Technol. –  1996. – Vol. 30, № 3. – P. 725–734.

- Chaufer Bernard, Deratani André. Removal of metal ions by complexation–ultrafiltration using water-soluble macromolecules: perspective of application to wastewater treatment // Nuclear and chemical waste management. – 1988. – Vol.8. – P. 175–187.

- Пат. 9114688 Франция, МКИ5 C 02 F 9/00, B 01 D 61/16. Procede de desolonisation d`un liquide aqueux et application / Sarrazin P., Roulph C. –№ 2683811; Заявл. 20.11.91; Опубл. 21.06.93.

- Marty J., Persin M., Sarrazin J. Dialysis of Ni (II) through an ultrafiltration membrane enhanced by polymer complexation // J. Membr. Sci. – 2000. – Vol. 167, № 2. – C. 291–297.

- Baticle P., Kiefer C., Lakhchat N., Leclerc D., Persin M., Sarrazin J. Treatment of nickel containing industrial effluents with a hybrid process comprising of polymer complexation–ultrafiltration–electrolysis // J. Separ. And Purif. Technol. – 2000. – Vol. 18, № 3. – P. 195–207.

- Дытнерский Ю.И., Жилин Ю.Н., Волчек К.А., Березин Г.И., Микиртычев В.Я. Концентрирование переходных металлов в многокомпонентных растворах комплексообразованием–ультрафильтра-цией // Химия и технология воды. – 1984. – T. 6, № 5. – C. 401–404.

- Tsapiuk Eugene A. Calculation of the product composition and the retention coefficient by pressure driven membrane separation of solutions containing one and two solutes // J. Membr. Sci. – 1997. – Vol. 124. – P. 107–117.

- Николаев А.Ф., Охрименко Г.И. Водорастворимые полимеры. – Л.: Химия, 1979. – 145 с.

- Mika Magdalena. Wykorzystanie polimerow wodorozpuszczalnych w procesie oczyszczania ściekow // Wiert., nafta, gaz. – 1998. – № 15. – P. 171–176.

- Zuyi T., Changaing L. Humines and migration of radionuclides // J. of Nuclear and Radiochemistry. – 1992. – Vol. 14, No2. – P. 120–125.

- Лапин И.А., Красюков В.Н. Роль гумусовых веществ в процессах комплексообразования и миграции металлов в природных водах // Водные ресурсы. – 1986. – № 1. – P. 134–145.

- Quin J., Xue H.B., Sigg L., and Albrecht A. Complexation of cobalt by natural ligands in freshwater // Environ. Sci. Technol. – 1998. – Vol. 32. – P. 2043–2050.

- Kunz A. and Jardim W.F. Complexation and adsorption of copper in raw sewage // Water Research. – 2000. – Vol. 34, No7. – P. 2061–2068.

- Christensen J.B. and Christensen T.H. Complexation of Cd, Ni and Zn by dissolved organic carbon (DOC) in polluted groundwater: a comparison of approaches using resin exchange, aquifer material sorption, and computer speciation models (WHAM and MINTEQA2) // Environ. Sci. Technol. – 1999. – Vol. 33. –  P. 3857–3863.

- Гембицкий П.А., Жук Д.С., Каргин В.А. Полиэтиленимин. – М.: Наука, 1971. – 203 с.

- Пшежецкий В.С., Полинский А.С. Особенности комплексообразования в системе Со2+– полиэтиленимин // Высокомолекулярные соединения. – 1981. – T. 23. – C. 246–254.

- Jarvis Neil V., Wagener Judith M. Mechanistic studies of metal ion binding to water-soluble polymers using potentiometry // Talanta. – 1995. – Vol. 42, № 2. – P. 219–226.

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Свойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, Ленингр. отд-ние, 1987. – 208 с.

- Пшежецкий В.С., Полинский А.С., Лопырев В.А. Особенности связывания металлов с полимерными лигандами // Конференция "Водорастворимые полимеры и их применение": Тезисы докладов. – Иркутск, 1982. – С. 138.

- Кинзирский А.С. Гигиеническая характеристика нового флокулянта полиэтиленимина и его нормирование в воде водоемов // Гигиена и санитария. – 1976. – № 7. – C. 19–23.

- Яскевич А.Л., Касперчик В.П., Бильдюкевич А.В., Солдатов С.В. Некоторыe свойства новых композитных ультрафильтрационных мембран // Химия и технология воды. – 1996. – Vol. 18, № 3. – C. 280–284.

- Kabsch-Korbutowicz Malgorzata, Majewska-Nowak Katarzyna. Analiza zjawiska blokowania membran ultrafiltracyjnych w procesie oczyszczania wód // Ochr. Srod. – 1998. – № 4. – P. 11–15.

- Tabatabai A., Scamehorn J.F., Christian S.D. Water softening using polyelectrolyte-enchanced ultrafiltration // Separ. Sci. Technol. – 1998. – Vol.  30, № 2. – P. 211–224.

- Jamashoji Y., Matsushita T., Shono T. Enrichment of uranium and transition metal ions on polyethyleneimine and its methylphosphonic acid derivative using a membrane ultrafiltration system // Technology and Reports of Osaca University. – 1985. – Vol. 35, № 1818. – P. 331–337.

- Tuncay M., Christian S.D., Tucker E.E. Ligand-modified polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration with electrostatic attachment of ligands. 2. Use of diethylentriaminepentaacetic acid/cationic polyelectrolyte mixtures to remive both cations and anions from aqueous streams // Langmuir. – 1994. – Vol. 10, № 12. – P. 4693–4697.

- Nguyen Q.T., Juline J., Neel J. Concentration of cupric and nickel ions by complexation–ultrafiltration. Synergic effect of succinic acid // Desalination. – 1981. – Vol. 63, № 3. – P. 277–283.

- Lovitt R.W., Durandet W., Ponte M. The investigation of a combined polymer ultrafiltration membrane system for metal removal from aqueous solutions // ICOM–2002, International Congress on Membranes and Membranes Processes: Suppl. Book of Abstracts, Toulouse (7–12 July, 2002). – Toulouse, 2002. – P. 426.

- Мартынов Б.В., Утехина И.Р., Гришин В.В., Егоров В.Ф. Изучение процесса ультрафильтрационного извлечения и концентрирования альфа-излучателей (урана и плутония) с использованием комплексообразователей и их разделение от осколочных радионуклидов // Науч. тр. ВНИИНМ. – 2000. – № 1. – С.118.

- Кичик В.А., Маслова М.Н., Свитцов А.А., Кулешов Н.Ф. Очистка сточных вод спецпрачечных АЭС // Атом. энергия. – 1987. – Т. 63, № 3. – C. 181–184.

- Zakrzewska-Trznadel G., Harasimowich M. Removal of radionuclides by membrane permeation combined with complexation // Desalination. – 2002. – Vol. 144. – P. 207–212.

- Chmielevki A.G., Harasimowicz M., Zakrewska-Trznadel G. Membrane technology for low-level radioactive waste cleaning // ICOM`96: Int. Congr. Membr. and Membr. Process: Proc. (Aug. 18–23, 1996). – Yokohama, 1996. – P. 914–915.

- Корнилович Б.Ю., Пономарев М.И., Криворучко А.П., Пшинко Г.Н. Баромембранная очистка урансодержащих сточных вод // Всероссийская научная конференция "Мембраны–98": Прогр., тез. докл., Москва (5–10 октября, 1998). – М., 1998. – C. 205.

- Cañizares P., Pérez Á., Camarillo R. Recovery of heavy metals by means of ultrafiltration with water-soluble polymers: calculation of design parameters //  Desalination. – 2002. – Vol. 144. – P. 279–285.

- Barron-Zambrano J., Laborie S., Viers Ph., Rakib M., Durand G. Mercury removal from aqueous solutions by complexation–ultrafiltration // Desalination. – 2002. – Vol. 144. – P. 201–206.

- Müslehiddinoğlu J., Uludağ Y., Ozbelge H.O., Yilmaz L. Effect of operating parameters on selective separation of heavy metals from binary mixtures via polimer enhanced ultrafiltration // J. Membr. Sci. – 1998. – Vol. 140, № 2. – P. 251–266.

- Aliane A., Bounarito N., Cherif A.T., Akretche D.E. Removal of chromium from aqueous solution by complexation–ultrafiltration using a water-soluble macroligand // Water Research. – 2001. – Vol. 35, № 9. – P. 2320–2326.

- Molinari R., Gallo S., Argurio P. Metal ions removal from wastewater of washing water from contaminated soil by ultrafiltration–complaxation // Water Research. – 2004. – Vol. 38, № 3. – P. 593–600.

- Дытнерский Ю.И., Жилин Ю.Н., Волчек К.А., Пшежецкий В.С. Извлечение металлов из природных и сточных вод методом комплексообразования и ультрафильтрации // Химическая промышлен-ность. – 1984. – T. 8. – C. 477–479.

- Tavares C.R., Vieira M., Petrus J.C.C., Bortoletto E.C., Ceravollo F. Ultrafiltration/complexation process for metal removal from pulp and paper industry wastewater // Desalination. – 2002. – Vol. 144. – P. 261–265.

- Mende Ulrich C., Ohle Peter. Ultrafiltration optimiert Wasserwerke // WWT: Wasserwirt. Wassertechn. – 2004. – № 4–5. – P. 27–29.

- Заключение по гигиенической оценке мембран марок ОПМН–П, ОПМН–К. – М.: Министерство здравоохранения Российской федерации, 1995.

- Заключение по гигиенической оценке мембран марок УПМ–10, УПМ– 20, УПМ–50, УФМ–30, УФМ–50. – М.: Министерство здравоохранения Российской федерации, 1995.

- Лазарев А.И. Органические реактивы в анализе металлов. Справочник. – М.: Металлургия, 1980. – 232 с.

- Лукьянов В.Ф., Саввин С.Б., Никольская И.В. Фотометрическое определение микроколичеств урана с реагентом арсеназо III // Журнал аналитической химии. – 1960. – Т. 15, № 3. – С. 311–314.

- Марченко З. Фотометрическое определение элементов. – М.: Мир, 1971. – 547 с.

- Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. – М.: Химия, 1970. – 360 с.

- Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. – М.: Химия, 1972. – 375 с.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

- Деодар С., Лунер Ф. Измерение содержания связанной (незамерзающей) воды методом дифференциальной сканирующей калориметрии // Вода в полимерах / Под ред. Роуленд С. – М.: Мир, 1984. – 555 с. – C. 273–287.

- Хеммингер В., Хене Г. Калориметрия: теория и практика. – М.: Химия, 1989. – 176 c.

- Брык М.Т., Атаманенко И.Д. Вода в полимерных мембранах // Химия и технология воды. – 1990. – Т. 12, № 5. – С. 398–435.

- Физико-химические методы анализа. – Л.: Химия, Ленингр. отд-ние, 1988. – 373 с.

- Mavrov V.V., Petrova I., Davarsky K. and Manolov S. Studies of the UF-25-PAN membrane characteristics in the complexing–ultrafiltration process of Cu, Ni and Co with polyvinylalcohol // Desalination. – 1991. – Vol. 83. – P. 289–300.

- Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных растворах. – М.: Атомиздат, 1979. – 192 с.

- Гончарук В.В., Жукинский В.Н., Чернявская А.П., Скубченко В.Ф. Разработка эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины – источников централизованного питьевого водоснабжения // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 2. – С. 106–157.

- Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. – Л.: Химия, 1985. – 528 с.

- Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: идеи, методы. – М.: Физико-математическая литература, 2001. – 320 с.

- Бондарь А.Г., Статюха Г.А. Планирование эксперимента в химической технологии. – К.: Вища школа, 1976. – 184 с.

- Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии. – К.: Вища школа, 1980. – 264 с.

- Wagner J. Membrane filtration handbook. Practical tips and hints. – Minnetonka.: Osmonics, Inc., 2000. – 98 p.

- Gould C. Treating industrial water with membrane technology // Separation and Filtration Systems. – 1995. – № 3. – Р. 1–6.

- http://ukrindustrial.com/news

- http://www.bifar.ru/mex.php

- http://www.sloboda.kharkov.ua

- Sommariva Corrado, Hogg Harry, Callister Keith. Maximum economic design life for desalination plant: the role of auxiliary equipment materials selection and specification in plant reliability // Desalination. – 2002. – Vol. 153. – P. 199–205.

Случайно потерянная литература

- Упор Э., Мохаи М., Новак Д. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений. – М.: Мир, 1985. – 359 с.

- Zin Sheng H., Lai Shu L., Len Horng G.J. Removal of heavy metals from aqueous solution by chelating resin in a multistage adsorption process // Hazardous Mater. – 2000. – Vol. 76, № 1. – P. 139–153.

- Медведев М.И., Кочкодан В.М., Брык М.Т. Очистка сточных вод от соединений тяжелых металлов комплексообразованием с карбоновыми кислотами и последующей ультрафильтрацией // Химия и технология воды. – 1994. – T. 16, № 2. – C. 159–164.

- Величко Б.А., Венсковский Н.У., Сухоносов В.Я. Применение фитосорбента 728 для очистки сточных вод душевых // Экология и промышленность России. – 2001. – № 6. – С. 20–25.

- Дзязько Ю.С., Рождественская Л.М., Беляков В.Н. Электроперенос в системе Ni2+ – Н+ в ионообменной органической матрице // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 6. – С. 515 – 524.

- Рулев Н.Н., Донцова Т.А. Использование тонкодисперсных сорбентов в комбинации с флокулярной микрофлотацией для извлечения Cu2+ и Ni2+ из водных растворов // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 6. – С. 533 – 540.

- Чубарь Н.И., Стрелко В.В., Родригес де Карвальо Ж.М., Нейва Коррея М.Ж. Сорбция цветных металлов биомассой пробкового дуба // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, № 1. – С. 43 – 48.

- Годымчук А.Ю., Ильин А.П. Исследование сорбционных процессов на природных минералах и их термомодифицированных формах // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, № 3. – С. 287 – 298.

- Дульнева Т.Ю., Кучерук Д.Д. Очистка воды от гидроксосоединений полизарядных ионов металлов керамическими мембранами // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, № 6. – С. 574 – 581.

- Кочетков А.Ю., Коваленко Н.А., Кочеткова Р.П., Резников С.А., Швыдкий В.Д., Шимко Ю.Г., Паршина Е.Л. Электрокоагуляционно- и адсорбционно-каталитические технологии очистки сточных вод от ртути и других загрязняющих веществ // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, № 3. – С. 307 – 317.

- Дзязько Ю.С., Каздобин К.А. Подвижность ионов никеля в макропористой ионообменной смоле // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27, № 2. – С. 146 – 154.

- Biškup Biserka, Subotic Boris. Kinetic analysis of the exchange processes between sodium ions from zeolite A and cadmium, copper and nickel ions from solutions // Separ. and Purif. Technol. – 2004. – Vol. 37, № 1. – P. 17–31.

- Zhang Shao-yuan, Yan Bai-rui. Gongue yongshui yu feishui = Ind. Water and Wastewater. – 2003. – Vol. 34, № 6. – P. 40–42.

- Кривошеин Д.А., Остаев Д.Г., Зволинский В.П. Выбор метода очистки хромсодержащих промывных стоков // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Экол. и безопас. жизнедеятельности. – 2003. – № 9. – С. 48–56.

- Buck E.C., Mcnamara B.K. Precipitation of nitrate-cancrinite in Hanford tank sludge // Environ. Sci. and Technol. – 2004. – Vol. 38, № 16. – P. 4432–4438.

- Selektive Entfernung von Schwermetallen aus Wasser // Galvanotechnik. – 2004. – Vol. 95, № 7. – P. 7–30.

- Pedley D. and Tighe B. // British Polym.J. 1979. V. 11. № 7. Р. 130.

- Милованов Л.В. Очистка сточных вод предприятий цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1971. – 384 с.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html