Травкина Ольга Сергеевна. Гранулированные цеолиты A, X, Y, морденит и ZSM-5 высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой: синтез, свойства и применение в адсорбции и катализе;[Место защиты: ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук], 2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

Уфимский федеральный исследовательский центр

Российской академии наук (УФИЦ РАН)

Институт нефтехимии и катализа - обособленное структурное подразделение

Федерального государственного бюджетного научного учреждения

Уфимского федерального исследовательского центра

Российской академии наук (ИНК УФИЦ РАН)

На правах рукописи

Травкина Ольга Сергеевна

ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ЦЕОЛИТЫ A, X, Y, МОРДЕНИТ И ZSM-5

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ С ИЕРАРХИЧЕСКОЙ

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В

АДСОРБЦИИ И КАТАЛИЗЕ

1.4.14. Кинетика и катализ

Диссертация на соискание ученой степени

доктора химических наук

Научный консультант:

доктор химических наук, профессор

Кутепов Борис Иванович

Уфа - 2023

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР Современные тенденции в синтезе и применении цеолитсодержащих адсорбентов и катализаторов	18

1.1	Способы синтеза гранулированных цеолитсодержащих	адсорбентов и

катализаторов	20

1.1.1	Способы синтеза адсорбентов на основе гранулированных цеолитов А и Х

без связующих веществ	26

1.1.2	Способы синтеза катализаторов на основе гранулированных цеолитов Y,

морденита и ZSM-5 без связующих веществ	39

1.2	Процессы адсорбционной осушки, очистки и разделения газовых и	жидких

сред на цеолитсодержащих адсорбентах	49

1.3	Каталитические процессы переработки углеводородного	сырья	на

цеолитсодержащих катализаторах	53

Заключение по главе 1	58

ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	61

2.1	Синтез порошкообразных цеолитов A, X, Y, морденита и ZSM-5 на основе

метакаолина	61

2.2	 Синтез цеолитов Ammm, Xmmm, Ymmm, MORmmm и ZSM-5mmm	 64

2.3	Условия приготовления К, Li, NH4, Ca, Мg и La-форм цеолитов Ащщщ и Хщщ^ДО

2.4	Условия декатионирования и деалюминирования цеолита NaYmmm	70

2.5	Условия декатионирования и деалюминирования цеолита NaMORmmm	72

2.6	Условия декатионирования и деалюминирования цеолита NaZSM-5mmm	73

2.7	Физико-химические исследования полученных материалов	74

2.7.1	Определение химического состава образцов	74

2.7.2	Определение фазового состава, степени кристалличности и параметров

кристаллической решетки цеолитов	75

2.7.3	Определение координационного окружения алюминия в алюмосиликатах

методом ЯМР спектроскопии 27Al в твердом теле	76

2.7.4	Изучение морфологии кристаллов и гранул	76

3

2.7.5	Определение характеристик пористой структуры методом ртутной

порометрии	77

2.7.6	Определение характеристик пористой структуры низкотемпературной

адсорбцией-десорбцией азота	77

2.7.7	Определение прочности гранул	78

2.7.8	Определение кислотных свойств образцов цеолитных катализаторов

методом термопрограммированнной десорбции (ТПД)	78

2.8	Методики исследования адсорбционных и каталитических свойств

полученных материалов	80

Заключение по главе 2	86

ГЛАВА 3 Разработка способов кристаллизации порошкообразных и гранулированных цеолитов A, Х, Y, морденита и ZSM-5 высокой степени

кристалличности с иерархической пористой структурой	88

3.1	Разработка способов кристаллизации порошкообразных цеолитов A, Х, Y,

морденита и ZSM-5 с использованием каолинов	88

3.1.1	Исследование физико-химических свойств каолинов различных

месторождений	88

3.1.2	Разработка и исследование процесса синтеза порошкообразного цеолита

NaА на основе метакаолина	93

3.1.2.1	Разработка способа синтеза порошкообразного цеолита NaА	93

3.1.2.2	Исследование кинетики массообмена между жидкой и твердой фазами

реакционных смесей при кристаллизации метакаолина в цеолит А	98

3.1.3	Разработка и исследование процесса синтеза порошкообразного цеолита

ИаХ на основе метакаолина	105

3.1.3.1	Разработка способа синтеза порошкообразного цеолита NaХ	105

3.1.3.2	Исследование кинетики массообмена между жидкой и твердой фазами

реакционных смесей при кристаллизации метакаолина в цеолит Х	113

3.1.4	Разработка способа синтеза порошкообразного цеолита NaY на основе

метакаолина	119

3.1.5	Разработка способа синтеза порошкообразного цеолита NaMOR (морденита)

4

на основе метакаолина	125

3.1.6	Разработка способа синтеза порошкообразного цеолита NaZSM-5 на основе аморфных алюмосиликатов	130

3.1.6.1	Синтез порошкообразного цеолита NaZSM-5 на основе метакаолина с

мольным отношением SiO2/Al2O3 = 60	130

3.1.6.2	Синтез порошкообразного цеолита NaZSM-5 на основе синтетического

алюмосиликата	135

3.2	Разработка способов кристаллизации цеолитов Ammm, Хттт, Ymmm, MORmmm и

ZSM-5_	139

3.2.1	Разработка способов регулирования пористой структуры цеолита NaAmmm 	141

3.2.2	Разработка способа синтеза цеолита NaХmmm	147

3.2.3	Разработка и исследование процесса кристаллизации цеолита NaYmmm	150

3.2.4	Разработка и исследование процесса кристаллизации цеолита NaMORmmm 159

3.2.4.1	Разработка способа кристаллизации цеолита NaMORmmm	159

3.2.4.2	Изучение кинетики массообмена между жидкой и твердой фазами

реакционных смесей при кристаллизации цеолита NaMORmmm	168

3.2.5	Разработка и исследование процесса кристаллизации цеолита NaZSM-5mmm

176

3.2.5.1	Разработка способа кристаллизации цеолита NaZSM-5mmm	176

3.2.5.2	Исследование кинетики массообмена между жидкой и твердой фазами

реакционных смесей при кристаллизации цеолита NaZSM-5mmm	180

Заключение по главе 3	187

ГЛАВА 4 Разработка цеолитсодержащих адсорбентов на основе цеолитов Ammm и Хшшш для осушки и очистки природного газа	189

4.1	Изучение влияния ионообменных обработок на химический и фазовый состав,

а также характеристики пористой структуры цеолитов Ащщщ и Хщщщ	190

4.1.1	Изучение влияния количества ионообменных обработок на степени обмена

катионов Na+ на катионы К+, Li+, H+, Ca2+, Мg2+ и La3+ в цеолите Ащщщ	190

4.1.2	Исследование влияния обмена катионов Na+ на катионы К+, Li+, H+, Ca2+,

5

Mg2+ и La3+ на характеристики кристаллической решетки и пористой структуры цеолита Ammm	 194

4.1.3	Изучение влияния количества ионообменных обработок на степень обмена

катионов Na+ на катионы К+, Li+, H+, Ca2+, Мg2+ и La3+ в цеолите Хттт	203

4.1.4	 Исследование влияния обмена катионов Na+ на катионы К+, Li+, H+, Ca2+, Мg2+ и La3+ на характеристики кристаллической решетки и пористой структуры

цеолита Хттт	206

4.2	Исследование адсорбционных свойств цеолитов Аттт и Хттт в осушке и очистке природного газа	213

4.2.1	Изучение равновесных адсорбционных емкостей обменных форм цеолитов

Аттт и Хттт по углекислому газу, парам воды, н-гептана и бензола	214

4.2.1.1	Равновесные адсорбционные емкости обменных форм цеолитов Аттт и

Хттт по парам воды	215

4.2.1.2	Равновесные адсорбционные емкости обменных форм цеолитов	218

Аттт и Хттт по углекислому газу	218

4.2.1.3	Равновесные адсорбционные емкости обменных форм цеолитов	222

Аттт и Хттт по парам н-гептана	222

4.2.1.4	Равновесные адсорбционные емкости обменных форм цеолитов Хттт по

парам бензола	225

4.2.2	Изучение адсорбционных активностей обменных форм цеолитов Аттт и Хттт при осушке и очистке природного газа от примесей сероводорода и углекислого газа	226

4.2.2.1	Адсорбционные активности обменных форм цеолитов Аттт и Хттт при

осушке природного газа	226

4.2.2.2	Адсорбционные активности обменных форм цеолитов Аттт и Хттт при

очистке природного газа от примесей сероводорода	229

4.2.2.3	Адсорбционные активности обменных форм цеолитов Аттт и Хттт при

очистке природного газа от примесей углекислого газа	231

4.2.2.4	Сравнительные испытания гранулированных адсорбентов	234

Заключение по главе 4	235

6

ГЛАВА 5 Разработка катализаторов на основе цеолитов Ymmm, MORmmm, ZSM-5mmm для различных процессов нефтехимии и органического синтеза 237

5.1	Изучение влияния постсинтетических обработок на химический и фазовый

состав, кислотные свойства и характеристики пористой структуры цеолитов Ymmm, MORmmm и ZSM-5 mmm	  237

5.1.1	Изучение влияния декатионирования и деалюминирования на химический и

фазовый состав, кислотные свойства и характеристики пористой структуры гранулированных цеолитов Ymmm	237

5.1.2	Изучение процесса декатионирования и деалюминирования на химический и

фазовый состав, кислотные свойства и характеристики пористой структуры цеолитов MORmmm	250

5.1.3	Изучение влияния процессов декатионирования и деалюминирования на

кислотные свойства и характеристики пористой структуры ZSM-5mmm	257

5.2	Исследование каталитических свойств цеолитов Ymmm, MORmmm и ZSM-5mmm в различных процессах нефтехимии и органического синтеза	265

5.2.1	Исследование каталитических свойств цеолитов Ymmm	266

5.2.2	Исследование каталитических свойств деалюминированного HMORmmm, промотированного 0,3 % Pt, в гидроизомеризации модельной смеси бензол/н-

гептан	275

5.2.3	Каталитические свойства образцов на основе глубоко декатионированного

цеолита ZSM-5mmm в синтезе хинолинов	280

Заключение по главе 5	285

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	287

ВЫВОДЫ	288

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ	291

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	293

ПРИЛОЖЕНИЕ А	330

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	331

ПРИЛОЖЕНИЕ В	332

ВЫВОДЫ

1.	На основе цеолитов Ammm и Xmmm в различных катионообменных формах разработаны адсорбенты для промышленных процессов осушки и очистки от сернистых соединений природного и попутного газов, которые более эффективны, чем аналоги со связующими материалами. При осушке и очистке CH4 максимальные значения адсорбционной активности: по парам воды, равные 228-247 мг/г, наблюдаются у цеолита Аттт в Ca- и Mg-формах и у цеолита Хттт в Li- и La-формах; по сероводороду, равные 18-20 мг/г, наблюдаются у цеолита Хшшш в Li-, №- и К-формах; по CO2, равные 104-118 мг/г, наблюдаются у цеолита АШШШ в Са-форме.

2.	Разработаны следующие новые каталитические системы:

а)	на основе Ymmm в Н-форме для процессов трансалкилирования диэтилбензолов и бензола в этилбензол; олигомеризации различных олефинов; синтеза пиридинов мультикомпонентной реакцией спиртов с формальдегидом и аммиаком; получения 2-метил-5-этилпиридина взаимодействием ацетальдегида с аммиаком;

б)	каталитическая система для гидроизомеризации смеси бензол/н-гептан,

представляющая	собой	деалюминированный MORmmm в Н-форме,

промотированный 0.3%мас. Pt. При участии разработанного катализатора выходы метилциклопентана и изогептанов составляют 16,2-17,5 % мас. и 58,8-61,2 % мас., соответственно;

в)	на основе цеолита ZSM-5mmm в H-форме предложена перспективная каталитическая система для синтеза хинолина и его производных взаимодействием анилина с глицерином. В присутствии разработанного катализатора селективность образования хинолинов составляет 85%, при этом в хинолиновой фракции на долю хинолина приходится около 96%.

3.	Предложен новый подход к синтезу гранулированных цеолитных материалов A, Х, Y, морденит и ZSM-5 высокой степени кристалличности с иерархической пористой структурой. Он основан на кристаллизации при повышенных температурах в растворах силиката натрия предварительно

289

сформованных гранул, содержащих кристаллы цеолита требуемого структурного типа и частицы аморфных алюмосиликатов.

В результате реализации этого подхода:

а)	Разработаны перспективные для практической реализации способы приготовления цеолитов Аттт, Хттт, Ymmm, MORmmm и ZSM-5mmm, отдельные стадии которых отработаны на оборудовании ООО «ИСХЗК». Они включают следующую последовательность стадий: смешение в необходимых для синтеза цеолита конкретного структурного типа соотношениях предварительно синтезированного порошкообразного цеолита, природного или синтетического алюмосиликата и порообразующей добавки (водный раствор поливинилового спирта) в количестве 3% от массы гранул, механическую грануляцию (экструдирование) смеси, сушку и термообработку гранул при 550-650 °С в течение 4-6 часов в атмосфере воздуха, их последующую кристаллизацию в единые сростки кристаллов.

б)	Обнаружено, что только при кристаллизации гранул, в которых содержание кристаллической составляющей не меньше содержания аморфной части, возникают очень высокие степени пересыщения по зародышам и формируются сростки наноразмерных кристаллов цеолита, пустоты между которыми представляют собой мезопоры.

в)	Установлено, что кристаллизация цеолитов Аmmm, Хmmm, Ymmm, MORmmm и ZSM-5mmm осуществляется через стадии постепенного растворения аморфного алюмосиликата при его взаимодействии с полигидрооксокомплексами натрия с образованием водорастворимых комплексов кремния и алюминия; дальнейшего их превращения в силикаалюмогидрогель натрия и кристаллизацию последнего по механизму ориентированного наращивания на кристаллах цеолита, содержащихся в исходных гранулах.

4.	Выполнено систематическое исследование процесса обмена катионов Na+ на катионы	К+,	Li+,	М§2+,	Ca2+	и	La3+	в цеолитах	Аттт и	Хmmm.	Показано, что

максимальные значения степеней обмена достигаются после трех обменных обработок. При этом сохраняются высокие степени кристалличности и фазовая

290

чистота, характеристики вторичной пористой структуры гранул не изменяются. При приготовлении HNa-форм цеолитов Аттт и Хттт со степенью обмена более 0,5 термообработкой NH4Nа-форм наблюдается частичная аморфизация их кристаллической решетки, которая в большей степени характерна для цеолита

Аттт-

5.	Найдена зависимость степени декатионирования кристаллических решеток цеолитов NaYrnrnrn. NaMORmmm и NaZSM-5mmm от количества ионообменных обработок в растворах хлорида аммония с последующей термообработкой при 540-550°С и на ее основе определены условия приготовления упомянутых выше цеолитов с максимальной концентрацией «сильных» (количество аммиака, десорбируемое в интервале температур 350¬5500С) кислотных центров.

6.	Проведено систематическое изучение основных закономерностей удаления алюминия из каркасов цеолитов HNaY™™™, HMORmmm и HZSM-5™™™ при взаимодействии с растворами лимонной кислоты, водяным паром при 500-540°С и комбинированной обработке (сначала ТПО, затем обработка 0,9-1,0 н раствором лимонной кислоты). В результате выполненных исследований:

а)	Установлено, что кислотная обработка не подвергнутых термопаровой обработке образцов, приводит к их деалюминированию и частичной аморфизации кристаллической решетки, особенно цеолита Ymmm.

б)	Определены условия комбинированной обработки (сначала ТПО, затем обработка 0,9-1,0 н раствором лимонной кислоты) цеолитов HNaYmmm, HMORmmm и HZSM-5rnrnrn, которые позволяют за счет деалюминирования кристаллического каркаса увеличить модуль (Si/Al) при неизменной степени кристалличности. При этом интервал, характеризующий распределение пор по размеру, расширяется, и наблюдается увеличение объема мезопор в цеолите с 0,15-0,20 до 0,20-0,23 см3/г за счет уменьшения объема микропор, концентрация кислотных центров уменьшается, но их сила возрастает.

в)	Разработаны способы приготовления глубоко декатионированных и деалюминированных форм цеолитов Ymmm, MORmmm и ZSM-5mmm.

6

6