УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ ХИМИИ НЕФТИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

На правах рукописи

05200901331

ВОСМЕРИКОВ Александр Владимирович

ПРЕВРАЩЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НА БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРАХ

02.00.13 - нефтехимия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени доктора химических наук

Томск - 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	 5

ГЛАВА I. ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫЕ ЦЕОЛИТЫ - КАТАЛИЗАТОРЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	 11

1.1.	Химический состав и структура высококремнеземных цеолитов	 11

1.2.	Синтез высококремнеземных цеолитов	 14

1.3.	Кислотные свойства высококремнеземного цеолита и катализаторов на его ос¬нове	 18

1.4.	Химизм, физико-химические основы процесса получения ароматических угле¬водородов из низших алканов С3-С4 на цеолитсодержащих катализаторах  24

1.4.1.	Химизм процесса по стадиям	 24

1.4.2.	Механизм превращения низкомолекулярных парафиновых углеводородов на

цеолитсодержащих катализаторах	 27

1.5.	 Химизм, физико-химические основы каталитических процессов получения -> высших углеводородов из метана (природного газа)	 37

1.5.1.	Состав природного газа и физико-химические свойства его основного компо¬нента—метана	 37

1.5.2.	Механизм превращения метана в этилен и разложения метана на углерод и во¬дород	 39

1.5.3.	Механизм превращения метана в ароматические углеводороды	 40

1.6.	Наноразмерные порошки металлов - катализаторы различных химических

процессов	 48

1.7.	Современные технологии получения химических продуктов из низкомолеку¬лярных парафинов, их преимущества и недостатки	 55

1.8.	Перспективные пути решения проблемы рационального использования при¬родного и попутного нефтяного газа	 60

1.9.	Постановка задачи исследования	 68

ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ВЫСО¬КОКРЕМНЕЗЕМНЫХ ЦЕОЛИТОВ	 70

2.1.	Синтез высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5	 70

2.2.	Получение катализаторов на основе высококремнеземных цеолитов	 71

2.3.	Физико-химические исследования свойств высококремнеземных цеолитов  72

з

2.4.	Исследование кислотных свойств высококремнеземных цеолитов	 76

2.5.	Исследование каталитических свойств высококремнеземных цеолитов	 78

ГЛАВА III. ПРЕВРАЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОПУТНОГО НЕФТЯ¬НОГО ГАЗА НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ	 92

3.1.	Дегидроциклоолигомеризация низших алканов С3-С4 на кристаллических алю-

мосиликатных катализаторах	 93

3.1.1.	Влияние модифицирования цеолитов на состав и выход образующихся на них

продуктов превращения низших алканов С3-С4	 93

3.1.2.	Влияние термопаровой обработки цеолитных катализаторов на состав и выход

образующихся на них продуктов превращения низших алканов С3-С4	 104

3.1.3.	Исследование свойств Ga-содержащих пентасилов в режиме работы «реакция-

регенерация»	 108

3.2.	Дегидроциклоолигомеризация низших алканов С3-С4 на кристаллических гал-

лоалюмосиликатных катализаторах	 112

3.2.1.	Влияние силикатного модуля на свойства галлоалюмосиликатов	 112

3.2.2.	Влияние концентрации оксида галлия на свойства галлоалюмосиликатов  120

3.2.3.	Синтез галлоалюмосиликатов с бикарбонатом аммония в качестве структуро-

образователя иисследование их свойств;	 129

3.2.4.	Влияние механохимической и высокотемпературной обработок на свойства

галлоалюмосиликата	 137

3.2.5.	Влияние связующего вещества на свойства галлоалюмосиликата	 146

3.2.6.	Каталитические свойства галлоалюмосиликатов, содержащих добавки нанопо¬рошков Zn и Pt	 152

3.2.7.	Влияние способа введения и концентрации нанопорошка Zr на активность и

селективность галло- и алюмосиликатов	  159

3.2.8.	Ароматизация.низших алканов С3-С4 на элементоалюмосиликатах структурно¬го типа ZSM-5	 165

3.3.	Исследование процесса превращения низших алканов С3-С4 на цеолитсодер¬жащих катализаторах с использованием стендовой установки	 172

3.4.	Сравнительные испытания образцов лабораторных и промышленных цеолит¬содержащих катализаторов в конверсии низших алканов	 176

3.5.	Синтез ароматических соединений из широкой фракции легких углеводородов.	182

3.6.	Практические рекомендации по каталитической переработке попутного нефтя¬ного газа в ароматические углеводороды	 189

ГЛАВА IV. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ	 194

4.1.	Неокислительная дегидроароматизация метана	 194

4.1.1.	Превращение метана на Мо-содержащих цеолитах	 194

4.1.2.	Особенности активных центров Мо-содержащих цеолитных катализаторов де-гидроароматизации метана и их дезактивации	 213

4.1.3.	Превращение метана на Ni-Мо-содержащих цеолитных катализаторах	 227

4.1.4.	Превращение метана на W-содержащих цеолитах	 239

4.1.5.	Особенности активных центров W-содержащих цеолитных катализаторов де¬гидроароматизации метана	 252

4.2.	Ароматизация компонентов природного газа	 257

4.2.1.	Получение ароматических углеводородов из природного	газа на	монометалли¬ческих цеолитных катализаторах	 258

4.2.1.1.	Превращение природного газа на Ga-содержащих пентасилах	 258

4.2.1.2.	Превращение природного газа на W-содержащих пентасилах	 264

4.2.2.	Получение ароматических углеводородов из природного	газа на	биметалличе¬ских цеолитных катализаторах	 271

ВЫВОДЫ	 285

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	 289

ПРИЛОЖЕНИЕ	 313

ВЫВОДЫ

г



	РазработаныспособысинтезавысококремнеземныхцеолитовтипапозволяющиеварьироватьмольноеотношениевинтервалеотдоипредложенспособприготовлениякатализаторовароматизациинизшихалкановССнаихосновевкоторомактивныекомпонентывводятсявцеолитнепосредственновкамереэлектрическоговзрывапроводниковУстановленочтоароматизирующаяспособностьсозданныхкатализаторовопределяетсявеличиноймольногоотношенияБіОгАІгОзвцеолитеприродойиконцентрациеймодифицирующейдобавкиНаибольшееколичествоароматическихуглеводородовизалкановССобразуетсянацеолитахссиликатныммодулемсодержащихилиидостигаетвзависимостиотсоставаисходногоуглеводородногосырья

	ВыявленазависимостьконверсиииселективностиобразованияпродуктовпревращениягазообразныхуглеводородовнамодифицированныхцеолитахоттемпературыреакциииобъемнойскоростиподачисырьяУстановленочтотемператураявляетсярешающимфакторомопределяющимглубинуинаправлениепревращениянизшихалкановнацеолитныхкатализаторахсповышениемтемпературыстепеньпревращенияалкановСвозрастаетиззаувеличенияскоростиреакцийкрекингаидегидрированияВзависимостиотсоставаисходнойсмесигазообразныхуглеводородовзначительноеувеличениеихконверсиинаблюдаетсявтемпературноминтервале°Сприэтомосновнымипродуктамивжидкойфазеявляютсябензолтолуолксилолыинафталин

—СростомобъемнойскоростиподачисырьяснижаетсяконверсияисодержаниевпродуктахреакциибензолаинафталинаиповышаетсявыходолефиновССзиалкилароматическихуглеводородовПринизкихстепеняхпревращенияосновнымиреакцияминамодифицированныхпентасилахявляютсядегидрированиеикрекинганаисходнойНформецеолита—крекингсобразованиемзначительныхколичествалкановССтенаметаллсодержащихцеолитахсущественноускоряетсяпроцессдегидрированиянизшихалкановПрисниженииобъемнойскоростивыходолефиновуменьшаетсяврезультатеинтенсивногоихучастиявовторичныхреакцияхолигомеризацииидегидроциклизацииприводящихкобразованиюцелевогопродукта—ароматическихуглеводородов

	Установленовлияниеспособовпредварительнойподготовкикатализаторов—термопаровоймеханохимическойивысокотемпературнойобработокнафизикохимическиеикаталитическиесвойстванаиболееактивныхисодержащихпентасиловвпроцессеароматизацииалкановССивыявленаихрольвповышенииактивностиистабильности

катализаторовврезультатецеленаправленноговоздействиянаструктурныеикислотныехарактеристикицеолитов

	РазработаныновыеспособыгидротермальногосинтезагаллоалюмосиликатовсиспользованиемвкачествеструктурообразующихдобавокгексаметилендиаминаибикарбонатааммонияУстановленовлияниеконцентрацииоксидагаллиявцеолитенараспределениеисилукислотныхцентровобуславливающихкаталитическуюактивностьгаллоалюмосиликатовНаибольшееколичествоароматическихуглеводородовизсмесиалкановССобразуетсянагаллоалюмосиликатесодержащеммасСіагОзисоставляетболеечтовразапревышаетихколичествополучаемоенаалюмосиликатеУстановленочтодлительностьмежрегенерационногоциклаработыгаллоалюмосиликатовсинтезированныхсГМДАвразвышемежрегенерационногопериодаработыиханалоговполученныхсБКА

	Установленочтометаллсодержащиецеолитыкатализируютнеокислительнуюконверсиюметанасобразованиембензолатолуолаинафталинапритемпературереакциивыше°СВыявленазависимостьароматизирующейактивностикатализатораотвеличиныалюмосиликатногомодуляцеолитаприродыиспособавведениямодифицирующейдобавкиНаибольшаяконверсияметаназаодинпроходсырьяимаксимальныйвыходароматическихуглеводородовдостигаютсянацеолитесмольнымотношениемКіСЬАІгОзсодержащемнанопорошкаМоисоставляютсоответственноипри°СичУстановленследующийрядактивностикатализатороввпроцесседегидроароматизацииметанаМоНРПВКЦМопропиткаВКЦМоОзсмешениеВКЦ

	УстановленочтопоказателипроцессадегидроароматизацииметанасущественнозависятотсоотношенияАиМовметаллсодержащихцеолитныхсистемахМаксимальнаяконверсияметананаибольшийвыходароматическихуглеводородоввтомчислебензолаинаибольшаяпродолжительностьмежрегенерационногопробегакатализаторовдостигаютсяприсоотношенииА

	ВыявленазависимостьактивностииселективностиМоисодержащихцеолитовотпродолжительностиреакциидегидроароматизацииметанаиустановленоналичиехарактерногоиндукционногопериодаобусловленноеобразованиемактивныхформметалловкакнавнешнейповерхноститакивканалахцеолитовПоказаночтонаначальнойстадиипроцессамолибденивольфрамвкатализаторахстабилизируютсякакминимумвдвухформахгрубодисперснойввидечастицихкарбидовразмеромнмрасположенныхнаповерхностицеолитовивысокодисперснойсразмеромчастицнеболеенмлокализованныхвканалахцеолитовипредставляющихсобойкластерыокисленныхформМо

иУстановленочтоцентрамиактивацииметанаявляютсяпреимущественнообъемныекластерыокисленныхМоиадимеризацияипоследующиепревращенияпромежуточныхпродуктовидутсучастиембренстедовскихкислотныхцентровцеолитовкаквканалахтакинаихповерхностиОбразованиекоксаприработеактивныхМоисодержащихцентровкластерноготипапроисходитгораздомедленнеечемнаповерхностичастицихкарбидныхфазчтообеспечиваетболссстабильнуюработукатализатороввпроцесседегидроароматизацииметана

	УстановленыхарактерныеособенностипроцессакоксообразованиянаповерхностиМоисодержащихцеолитоввходереакцииконверсииметанаиопределенаприродаобразующихсяпродуктовуплотненияУстановленоформированиеуглеродныхотложенийтрехтиповслабоконденсированныхструктурсвысокойстепеньюдисперсностииразупорядоченностиобъемногококсаспарамагнитнымидефектамиструктурыиграфитоподобныхотложенийуглеродаПоказаночтоначастицахкарбидакоксформируетсяирастетввидеуглеродныхнитейтолщинойдонмидлинойболеенм

	УстановленообразованиевпористойтекстуреМосодержащегоцеолитавпроцессеегоприготовленияиконверсииметанадвухвидовмезопорпротяженныхмезопорсдиаметромотдонмимеющихвыходнавнешнююповерхностьцеолитаимезопоробразующихсяврезультатедеалюминированияцеолитавходереакцииспоследующимобразованиемалюминатамолибденалибоегокарбидированныхформРазвитиемезопористойструктурыцеолита—важнілифакторспособствующийповышениюактивностикатализаторавреакцияхобразованиявысокомолекулярныхароматическихсоединений

	СозданрядновыхбиметаллическихцеолитныхкатализаторовиустановленочтовведениевторогоэлементасущественноповышаетихкаталитическуюактивностьистабильностьвпревращениигазообразныхуглеводородовМаксимальноеколичествоароматическихуглеводородовизалкановССиприродногогазаобразуетсясоответственнонакатализаторахСгВКЦиМоНРПВКЦисоставляетболееиВведениенанопорошковисоответственновиМосодержащиецеолитыприводиткзначительномуувеличениюпродолжительностимежрегенсрационногоциклаработыкатализатороввпроцессахконверсииалкановССиметана

	ПроведенсравнительныйанализактивностисозданныхкатализаторовиизвестныхпромышленнопроизводимыхкаталитическихсистемвароматизациисмесиалкановССиШФЛУПоказаночторазработанныекатализаторынеуступаютпоэффективностиработыотечественнымизарубежныманалогамапонекоторымпоказателямихпревосходятНаоснованииданныхкомплексныхисследованийрекомендованынаиболееперепективныекатализаторыиоптимальныеусловияпроцессовпревращенияразличныхсмесейгазообразныхуглеводородоввценныехимическиепродуктыРезультатыполученныепривыполнениидиссертационнойработыпослужилиосновойдляразработкиисходныхданныхнапроектированиепилотнойопытнопромышленнойипромышленнойустановокпроизводительностьюсоответственноитоннгодпопропанбутановойфракциидляОАОТомскгазпромОООУКСоюзПромИнвестОАОСевернефтегазпромиИнститутакатализаимГКБоресковаСОРАН

ВыражаюглубокуюпризнательностьзаценныесоветыитворческоеучастиевработедтнЕрофеевуВИдхнЕчевскомуГВдхнАнуфриенкоВФдфмнЕрмаковуАЕдтнСедомукхнКоробицынойЛЛкфмнЗайковскомуВИкхнВосмериковойкхнКовальЛМкхнВеличкинойЛМкхнЖуравковуСПкхнИвановуГВкхнКнязевуАСБарбашинуЯЕВагинуАИ

6

6